Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

# На правах рукопису

- Кохановський Василь Олександрович

УДК 621.316.5: 621.3

ПІДВИЩЕННЯ ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНОЇ СТІЙКОСТІ ТА

ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ  НИЗЬКОВОЛЬТНИХ

КОМУТАЦІЙНИХ  АПАРАТІВ

            - Спеціальність 05.09.01 – Електричні машини й апарати

            - Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник

Клименко Борис Володимирович,

доктор технічних наук, професор

Київ – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП	4

РОЗДІЛ 1

ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ТА АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТАЛОКЕРАМІЧНИХ КОНТАКТНИХ МАТЕРІАЛІВ У НИЗЬКОВОЛЬТНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ АПАРАТАХ		11

  - Характеристика контактних матеріалів електричних апаратів	11

  - Шкідливі речовини в електричних апаратах та їх регулювання	21

  - Технологія виготовлення спечених електричних контактів	23

1.4	 Висновки до розділу	32

РОЗДІЛ 2 МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ КОМУТАЦІЙНОЇ ЗНОСОСТІЙКОСТІ КОНТАКТІВ МАГНІТНИХ ПУСКАЧІВ		34

2.1 Експериментальна установка для дослідження контактів електромагнітних пускачів на електроерозійну стійкість	34

2.2 Методика дослідження фізико-механічних властивостей контактних матеріалів і морфології робочих поверхонь контактів	39

2.3 Методика планування та аналізу результатів експерименту	44

2.4 Методика математичної обробки результатів експерименту	50

2.5 Структура, методика та гіпотези досліджень	52

2.6 Висновки до розділу	54

РОЗДІЛ 3 НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ І СТВОРЕННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ТА ЕРОЗІЄСТІЙКИХ КОМПОЗИЦІЙНИХ КОНТАКТНИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ МАГНІТНИХ ПУСКАЧІВ		55

3.1 Основні експлуатаційні вимоги до матеріалу контактів магнітних пускачів та фактори, що впливають на його вибір.	55

3.2 Наукові принципи вибору інгредієнтів композиційного

контактного матеріалу	61

3.3 Розробка композиційних контактних матеріалів на основі срібла з оксидними та туготопними інгредієнтами	63

3.4 Побудова моделі зносостійкості та знаходження оптимального складу інгредієнтів нового контактного матеріалу 	64

3.5 Технологія виготовлення нового екологічно-безпечного та ерозієстійкого контактного матеріалу	79

3.6 Висновки до розділу	81

РОЗДІЛ 4

ПОРІВНЯЛЬНІ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕРОЗІЇ СЕРІЙНИХ ТА ЗАПРОПОНОВАНИХ КОНТАКТ-ДЕТАЛЕЙ МАГНІТНИХ ПУСКАЧІВ	82

4.1 Дослідження електроерозійної стійкості контактного матеріалу в залежності від складу і фізико-механічних властивостей інгредієнтів	82

4.2 Дослідження електроерозійної стійкості серійних і дослідних зразків контакт-деталей в магнітних пускачах серії ПМЛ 3100 	86

4.3 Дослідження електроерозійної стійкості серійних і дослідних зразків контакт-деталей в магнітних пускачах серії ПМЛ 4100 	90

4.4 Дослідження електроерозійної стійкості серійних і дослідних зразків контакт-деталей в магнітних пускачах серії ПМЛ 4160 	94

4.5 Дослідження контактного опору пускачів з серійними і дослідними контактами	98

4.6 Розрахунок терміну служби контакт-деталей пускачів	100

4.7 Розрахунок економічної ефективності пускачів

з дослідними контактами	101

4.8 Висновки до розділу	104

РОЗДІЛ 5 МЕТАЛОГРАФІЧНІ ТА ЕЛЕКТРОННО-МІКРОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ РОБОЧИХ ПОВЕРХОНЬ КОНТАКТ-ДЕТАЛЕЙ	106

5.1 Структурні особливості спечених заготовок комбінованих матеріалів

на основі срібла	106

5.2 Металографічний та електронно-мікроскопічний аналіз структури робочої поверхні дослідних контактів при комутації змінного струму	110

5.3 Металографічний та електронно-мікроскопічний аналіз структури

робочої поверхні серійних контактів типу КМК-А10м	115

5.5 Висновки до розділу	117

ВИСНОВКИ	119

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ		121

ДОДАТКИ		142

ВСТУП

Актуальність теми. Електричні низьковольтні апарати з контактними комутаційними елементами становлять близько 90 % ринку комутаційних апаратів завдяки суттєвим перевагам над апаратами з напівпровідниковими комутаційними елементами: глибина комутації, перевантажувальна здатність, малі втрати енергії, стійкість до коротких замикань тощо.

Одним із розповсюджених видів комутаційних апаратів і апаратів керування є контактори і пускачі, особливістю роботи яких є велика частота комутації (до 1200 комутацій за годину).

У пускачах і контакторах, зокрема у магнітних пускачах типу ПМЕ, ПМА, ПМЛ застосовують металокерамічні контактні накладки марки КМК-А10м, які містять у своєму складі оксид кадмію (СdO), завдяки якому суттєво збільшується електрична зносостійкість контактів. При цьому слід ураховувати, що оксид кадмію є токсичним, та під дією електричної дуги, яка виникає в міжконтактному проміжку магнітного пускача в процесі комутації, розкладається на кадмій та кисень й потрапляє до навколишнього середовища.

Державні санітарні правила та норми України (ДСанПіН 2.2.7. 029-99) відносять кадмій та його сполуки до першого класу токсичних речовин, які небезпечні для здоров’я людини. У цих же правилах зазначається, що оксид кадмію може шкідливо впливати на бронхолегеневу систему, шкіру та підшкірну клітковину, нервову систему, обмін речовин, кровотворну систему та інше. Цей матеріал (для комутаційних апаратів і, у першу чергу, для контакторів, які повинні мати дуже високу електричну зносостійкість) потрапив до переліку матеріалів, не рекомендованих до застосування європейською Директивою 2002/95/EU (RoHS directive – Restriction of Hazardous Substances), яка обмежує застосування небезпечних речовин,  для забезпечення захисту здоров’я людей та навколишнього середовища.

У лютому 2009 року на 25-й сесії Ради директорів Програми Організації Об’єднаних Націй з навколишнього середовища, яка регулює використання хімічних речовин, та Глобальному форумі з навколишнього середовища на рівні міністрів був прийнятий стратегічний підхід до міжнародного регулювання хімічних речовин, у тому числі таких, що включають ртуть, свинець і кадмій. У Рішенні 25/5 заключної доповіді даної сесії зокрема зазначається, що урядам країн потрібно здійснити додаткові заходи для розв’язання проблем і завдань, зумовлених дією свинцю та кадмію.

Таким чином, проблема заміни оксиду кадмію на матеріали, які не є токсичними, безумовно, є актуальною для нашої країни. Ці обставини спонукають до активних досліджень у напрямі пошуку альтернативних КМК-А10 матеріалів.

При виготовленні електричних апаратів приблизно 65 % вартості матеріалів складають контакти на основі срібла. На даний час 25 % світового виробництва срібла витрачається на потреби електроніки й електротехніки, причому 70..80 % його вигорає під дією електричної дуги. Оскільки Україна не має достатніх сировинних ресурсів щодо виробництва цього металу, стає зрозумілою необхідність створення матеріалів, які економлять срібло й одночасно мають належні технічні та екологічні характеристики. Численні дослідження, проведені науковцями у різних країнах, показали можливість застосування в електричних контактах, замість оксиду кадмію, оксидів інших металів, серед яких особливу увагу привертає екологічно безпечний оксид олова.

З огляду на вищесказане, актуальною науково-практичною задачею є розробка нових матеріалів для електричних апаратів, які не тільки мають переваги над існуючими серійними зразками  щодо електроерозійної зносостійкості та стабільного низького перехідного опору, але й є екологічно безпечними.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана в Національному технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» і є частиною науково-дослідних робіт факультету енергетики та автоматики Національного університету біоресурсів і природокористування України, що виконувалися на основі бюджетного фінансування за темами: «Підвищення екологічної безпеки комутаційних апаратів за рахунок вилучення із матеріалу контакт-деталей токсичного оксиду кадмію» (№ 0106U066297, 2008 р.); «Розробка технології відновлення та зміцнення деталей електрообладнання з використанням композиційних матеріалів» (№ 0109U003213, 2011 р.),  де автор був співвиконавцем.

Мета і задачі дослідження. Мета роботи полягає у підвищенні електроерозійної стійкості та екологічної безпеки  низьковольтних комутаційних  апаратів за рахунок розробки нових композиційних контактних матеріалів.

Для досягнення мети поставлено та розв’язано такі задачі:

–	аналіз застосування металокерамічних контактних матеріалів 
у низьковольтних електричних апаратах з метою визначення основних напрямів дослідження;

–	розробка методики досліджень комутаційної зносостійкості контактів магнітних пускачів та здійснення експериментальних досліджень з метою оцінювання існуючих та створених композиційних контактних матеріалів;

–	наукове обґрунтування методів створення та розробка екологічно безпечних і ерозієстійких композиційних контактних матеріалів для магнітних пускачів;

–	проведення порівняльних експериментальних досліджень електричної ерозії серійних та запропонованих контакт-деталей магнітних пускачів серії ПМЛ;

–	металографічні та електронно-мікроскопічні дослідження робочих поверхонь контакт-деталей з метою підтвердження формування необхідної мікроструктури композиційних контактних матеріалів підвищеної зносостійкості.

Об’єкт досліджень – електротеплові та фізико-хімічні процеси в контактах комутаційних апаратів, які виникають при комутації струму і впливають на електричну зносостійкість контактів та екологічну безпечність навколишнього середовища.

Предмет досліджень – електроерозійна стійкість та екологічна безпека  низьковольтних комутаційних  апаратів залежно від параметрів комутації та властивостей контактного матеріалу.

Методи досліджень. При розв’язанні поставлених задач використовувались загальні методи теоретичних основ електротехніки; методи  планування та проведення багатофакторних експериментів при дослідженнях електроерозійної стійкості контакт-деталей з різним складом інгредієнтів при варіюванні параметрів сили струму та кількості циклів комутацій; експериментальні дослідження комутаційної зносостійкості контактів магнітних пускачів проводилися на спеціально розробленому та виготовленому стенді для категорії застосування АС-3 для перевірки теоретичних положень і наукових результатів; методи математичної статистики з використанням комп’ютерної техніки при обробці результатів експериментальних досліджень; металографічні та електронно-мікроскопічні дослідження при аналізі мікроструктури і морфології поверхні контактів розроблених композиційних матеріалів.

Наукова новизна одержаних результатів:

– удосконалено наукові принципи вибору екологічно чистих оксидних і туготопних інгредієнтів, виходячи з особливостей їх взаємодії між собою та срібною матрицею при комутації струму, які, на відміну від існуючих, одночасно забезпечують контактному композиційному матеріалу високу електроерозійну стійкість та екологічну чистоту;

– дістали подальшого розвитку дослідження електричної ерозії та перехідного опору комутуючих пристроїв магнітних пускачів з серійними і дослідними матеріалами в залежності від мікроструктури контактного матеріалу та зміни фізико-механічних властивостей інгредієнтів на робочій поверхні контактів при комутації струму в обумовлених стандартами режимах роботи, що дозволило з використанням методів планування експерименту побудувати математичну модель зносостійкості контакт-деталей магнітних пускачів;

– уперше розроблено математичну модель зносостійкості контакт-деталей магнітних пускачів з гетерогенною структурою матеріалів на основі срібла, яка дозволяє знайти оптимальний склад інгредієнтів та здійснювати прогнозування їх комутаційної зносостійкості.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій забезпечується коректністю зроблених у математичних моделях припущень та підтверджується збігом теоретичних положень з результатами математичного моделювання і даними експериментальних досліджень, позитивним упровадженням результатів роботи.

Практичне значення одержаних результатів:

– на базі розроблених наукових  методів на рівні винаходу створено композиційні екологічно безпечні контактні матеріали, біметалеві контакти і контактні пари для магнітних пускачів, які прийняті для впровадження підприємством ВАТ «ЕТАЛ», м. Олександрія;

– розроблено методику і створено спеціалізований стенд на лабораторній базі факультету енергетики та автоматики Національного університету біоресурсів і природокористування України для дослідження електричної ерозії та перехідного опору контакт-деталей магнітних пускачів у категорії застосування АС-3;

– магнітні пускачі з екологічно безпечними контакт-деталями пройшли виробничу перевірку на підприємстві ВАТ «ЕТАЛ», м. Олександрія.

Особистий внесок здобувача. Автор самостійно сформулював мету і задачі дослідження, наукову новизну і практичне значення одержаних результатів, виконав теоретичну частину роботи, брав безпосередню участь у розробці випробувального обладнання та проведенні експериментальних досліджень.

Особистий внесок дисертанта в роботах, опублікованих у співавторстві: 
[27] – класифіковано та систематизовано домішки, що додаються до композиційних матеріалів на основі срібла, за типом матеріалу та характером впливу на контактні властивості; [204] – досліджено електроерозійну стійкість контакт-деталей з підвищеною екологічною безпекою; [206] – визначено залежність зміни електричної ерозії контактів з композиційного матеріалу на основі срібла від сили струму, числа комутацій та фізико-механічних властивостей контактного матеріалу; [166, 185, 186, 200, 209, 210] – обґрунтовано вибір нових композиційних контактних матеріалів для використання у різних низьковольтних комутаційних апаратах.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідались, обговорювались та були схвалені на Міжнародних науково-технічних конференціях: «Сучасні екологічно безпечні та енергозберігаючі технології в природокористуванні» (м. Київ, 2011 р.), «Электрические контакты и электроды» (м. Кацивелі, АР Крим, 2009 р.); Міжнародних симпозіумах: «Проблеми вдосконалення електричних машин і апаратів. Теорія і практика (SIEMA)» (м. Харків, 2009 р., 2011 р.);  9-й Міжнародній конференції молодих учених і аспірантів «Друкарство молоде» (м. Київ, 2009 р.).

Публікації. Основні результати дисертації опубліковано у 13 друкованих працях, з них сім  – у наукових фахових виданнях, п’ять патентів України на корисну модель та один патент України на винахід. Чотири наукові роботи опубліковано без співавторів.

Структура та обсяг дисертації. Повний обсяг дисертації складає 154 сторінку друкованого тексту та містить вступ, п’ять розділів, висновки, список використаних джерел і три додатки. Основну частину викладено на 141 сторінках. Список використаних джерел складається із 223 найменувань та займає 21 сторінку. Дисертація містить 29 рисунків і 20 таблиць, з них 6 рисунків та 5 таблиць повністю займають 10 сторінок.

ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі на основі одержаних теоретичних і практичних результатів розв’язана актуальна науково-практична задача підвищення електроерозійної стійкості та екологічної безпеки  низьковольтних комутаційних  апаратів за рахунок наукового обґрунтування та розробки нових композиційних контактних матеріалів.

Дослідження, виконані в дисертаційній роботі, дали  змогу сформулювати наступні висновки.

1.	Матеріал контакт-деталей магнітних пускачів серії ПМЛ-2100 04А /8100 04А типу КМК-А10м (ГОСТ 3884-77) екологічно небезпечний, оскільки містить у своєму складі оксид кадмію – токсичний інгредієнт, який належить до першого класу токсичних речовин за мірою впливу на навколишнє середовище та здоров’я людини.

2.	Огляд літературних джерел та аналіз застосування металокерамічних контактних матеріалів у низьковольтних електричних апаратах дозволив визначити перспективні матеріали для заміни матеріалу контактів з оксидом кадмію та основні напрями дослідження щодо створення екологічно безпечного композиційного контактного матеріалу. Виявлені особливості впливу різних оксидних домішок, туготопного металу цирконію на характер структуроутворення та основні фізико-механічні властивості композиційного контактного матеріалу.

3.	Обґрунтовано склад та вміст інгредієнтів для нового композиційного матеріалу з необхідними фізико-механічними властивостями. На базі розроблених методів створено новий екологічно безпечний та ерозієстійкий композиційний контактний матеріал наступного складу: 82 % Ag – 11,5 % SnО2 – 4 % Іn2О3 – 2 %     Zr – 0,5 % WО3. Із розробленого матеріалу виготовлено металокерамічні електричні контакти та контактні пари для дослідження на електроерозійну стійкість у низьковольтних електричних апаратах.

4.	Установлено, що електроерозійний знос контакт-деталей електромагнітних пускачів при комутації змінного струму є пропорційним силі струму, числу циклів комутації, та залежить від структури і фізико-механічних властивостей матеріалу. Дані експериментальних досліджень щодо електроерозійної стійкості нового композиційного матеріалу перевищують аналогічний показник серійного матеріалу типу КМК-А10м в 1,6..2 рази.

5.	Електронно-мікроскопічні та структурно-морфологічні дослідження довели, що отримана структура нового матеріалу для контактів магнітних пускачів  відповідає типу матричних структур – електропровідній матриці на основі срібла з ізольованими частинками оксидів і туготопких металів. Підтверджено, що введені в срібну матрицю зміцнювальні домішки перешкоджають виникненню суцільних термостабільних шарів на робочих поверхнях, які  підвищують  перехідний опір та призводять до перегріву контактів.

6. Економічна ефективність застосування розроблених композиційних контактних матеріалів досягається за рахунок збільшення терміну служби контакт-деталей та можливістю зменшити об’єм контактів приблизно на 37 %, що дозволить зберегти дорогоцінний матеріал – срібло, та знизити собівартість магнітного пускача.

7. Розроблені методи та створений спеціалізований стенд можуть застосовуватись для дослідження електричної ерозії та перехідного опору контакт-деталей магнітних пускачів у категорії застосування АС-3.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Контакт-детали металлокерамические на основе вольфрама. Технические условия : ГОСТ 13333 – 83. – [Действующий от 01.01.1983]. – М. : 
ИПК Издательство стандартов, 1983. – 6 с.

- Теодорович О. К. Материалы на основе молибдена для контактов высоковольтных выключателей / О. К. Теодорович, Л. И. Костенецкая, 
С. А. Омельченко // Цветная металлургия. – 1980. – № 23 – C. 41–42.

- Мелашенко И. П. Некоторые особенности работы низковольтных контактов в вакууме / И. П. Мелашенко, М. Д. Поволоцкая. – Л. : Энергия, 1967. – 
С. 265–269. – ( Электрические контакты. Труды совещания).

- Усов В. В. Металловедение электрических контактов / В. В. Усов. – М. : Энергоиздат, 1963. – 203 с.

- Мелашенко И. П. Материалы для электрических коммутирующих контактов [справочник по электротехническим материалам] / И. П. Мелашенко. – Л. : Энергия, 1976. – С. 473–499.

- Спеченные материалы для электротехники и электроники / под ред. 
Г. Г. Гнесина. – М. : Металлургия, 1981. – С. 28

- Минакова Р. В. Композиционные материалы для контактов и электродов (Обзор) / Р. В. Минакова, М. Л. Грекова, А. П. Кресанова, Л. А. Крячко  // Порошковая металлургия. – 1995. – № 7/8. – С. 32–53.

- Малышев В.М. Серебро / Малышев В.М., Румянцев Д.В. – М. : Металлургия, 1987. – 310 с.

- Мастеров В. А. Серебро, сплавы и биметаллы на его основе [справочник] / В. А. Мастеров, Ю. В.Саксонов. – М. : Металлургия, 1979. – 296 с.

- Серебро и серебряные сплавы : ГОСТ 6836. – [Действующий от 01.06.2003]. – М. : ИПК Издательство стандартов, 2002. – 8 с.

- Контакт-детали из серебра и серебряных сплавов : ТУ 48-1-392-81. – [Действующий от 1.11.1981].

- Контакт-детали металлокерамические : ТУ 16-685.020-85. – [Действующий от 01.01.1986].

- Самсонов, Г. В.Физико-химические свойства элементов : [справочник] ; под ред. Г.В . Самсонова. – К. : Наукова думка, 1965. – 807 с.

- Физико-химические свойства окислов : [справочник] ; / .В. Самсонов, И.Т. Борисова, Т.Г. Жидкова : под ред. Г.В. Самсонова. – М. : Металлургия, 1978. – 471 с.

- Правоверов Н. Л. Защита металлов. Т. 2/ Н. Л. Правоверов. – М. : Металлургия, 1974. – С.179 – 181 – (вып. 2).

- Фоменко В. С. Эмиссионные и адсорбционные свойства веществ и материалов / В. С. Фоменко, И. А. Подчеряева. –М. : Атомиздат, 1975. – 
320 с.

- Контакты электрические марки СрКдИн : ТУ 16-523.609-81. – [Действующий от 01.01.1981].

- ТУ 16-685.026-86. Композиційний матеріал типу СрН-10 : ТУ 16-685.020-85. – [Действующий от 01.01.1986].

- Контакты металлокерамические из композиции марки ПдСрН-70-5 :
ТУ 48-1-132-85. – [Действующий от 01.11.1985].

- Lindmayer M, Bohm W. Degussa, Geschaftbereich, Technische Metallerzeugnisse und Forschung Metall. D 6450 Hanau (FRG). Effect of Alkali on the switching behavior of Ag-CdO // Proc. of the 10-th International Conference on Electrical Contact, Phenomena. – 1980. – P. 849–862.

- Контакты электрические коммутирующие металлокерамические марки КМК-Б10 : ТУ 16-523.609-81. – [Действующий от 1.11.1981].

- Проволока из палладиевого сплава марки ПдЦрН-2 : ТУ 48-1-451-85. – [Действующий от 01.09.1985].

- Контакты электрические марки КМК-А31мНТ : ТУ 16-524.131-81. – [Действующий от 01.01.1981]. –

- Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны. ГОСТ 12.1.005-88. – [Действующий от 01.05.1988]. – М. : ИПК Издательство стандартов, 1988. – 27 с.

- Державні санітарні правила та норми України. № 2.2.7. 029–99. – 
Додаток 2, п. 22.

- Программа Организации Объединенных Наций по окружающей среде. Доклад Совета управляющих / Глобального форума по окружающей среде на уровне министров о работе его двадцать пятой сессии (Найроби, 16–20 февраля 2009 года).

- Клименко Б. В. Огляд та перспективи розвитку матеріалів для контактів електромеханічних апаратів низької напруги / Б. В. Клименко, 
В. О. Кохановський  // Електротехніка і електромеханіка – 2011. –  № 4. – Харків :  НТУ «ХПІ». – С. 34 – 40.

- Розпорядження № 1196-р від 09.06.2010  «Про затвердження плану заходів  щодо виконання 2010 року Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», п. 47 «Про затвердження Технічного регламенту з поводження з відходами електронного та електричного обладнання». – (Офіц. вид.)– К. : Кабінет Міністрів України, 2010.– 2 с.

- Электрические контакты и электроды : сб. науч. тр. – К. : HAH Украины. ИПМ, 1999. –  163 с.

- Schruder K. Development of Contact Materials for Power Engineering in Europe // Proceeding of 33 IEEE Holm Conference on Electrical Contacts. – Chicago, Illinois. – 1987. – P. 163– 173.

- Muller K, Stockei D, Rau G. The IRE Process for the Manufacture of Silverbased Composite Contact Materials // Proceedings of the Twelfth International Conference on Electric Contact Phenomena and Thirtieth Annual Holm Conference on Electrical Contacts, sept. 17– 21, 1984. – Chicago, Illinois. – 1984. – P. 237–242.

- Заявка 4042184 ФРН, МКИ5 Н01 Н 1/00. Verfahren und Anordnung zur Strombelastung von elektrischen Kontakten / Hertel Wolfgang, Schedler Dietmar; Schiffselektronik Rostok GmBH. – №4042184.8 ; заявл. 29.12.90; опубл. 2.7.92.

- Пат. 37420 А Україна, С 22 С9/00, Н 01 Н 1/02. Спечений матеріал для електричних контактів / С. П. Кохановський, А. М. Мрачковський ; НАУ. – № 98105202 ; заявл. 02.10.98 ; опубл. 15.05.01, Бюл. № 4.

- Францевич И. Н. Материалы электрических контактов. // Лекции Всесоюзной школы по электрическим контактам и електродам / 
И. Н. Францевич. – К. : Изд. ИПМ АН УССР, 1969. – С. 1–37.

- Белоусова Т. П., Новые материалы в электроприборостроении /
Т. П. Белоусова, С. А. Тележкин . – М. : Нтиприбор, 1965. – 236 с.

- Электрические контакты / Е. М. Савицкий и др. – М. : Энергия, 1964. – 96 с.

- Сплавы палладия / Е. М. Савицкий и др. – М. : Наука, 1967. – 210 с.

- Палладий и палладиевые сплавы : ГОСТ 13462–79. – [Действующий от 01.01.1981]. – М. : ИПК Издательство стандартов, 1981. – 3 с.

- Хансен М. Структуры двойных сплавов. Т. 3. / М. Хансен, К. Андерко. – М. : Металлургиздат, 1962. – 693 с.

- Кузнецов Г. М. Цветная металлургия / Г. М. Кузнецов // Известия вузов / – 1977. – № 3. – C. 84 – 86.

- Хансен М. Структуры двойных сплавов. Т. 2. / М. Хансен, К. Андерко. – М. : Металлургиздат, 1962. – С. 665 – 671.

- Шанк Ф. Структуры двойных сплавов / Ф. Шанк. – М. : Металлургия, 1973. – 57 с.

- Еременко В. Н. Порошковая металургия / Еременко В. Н., Буянов Ю. И., Панченко Н. М. – М. : Металлургиздат, 1962 . – С. 665 – 671.

- Герасимов В. Г. Электротехнический справочник: [в 4-х томах] /
Герасимов В. Г. Том 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы. – М. : МЭИ, 2003. – 458 с.

- Малышев В. М. Золото / В. М. Малышев, Д. В. Румянцев. – М. : Металлургия, 1979. – 247с.

- Пархоменко И. В. Анализ эрозионных процессов на контактах при коммутации тока в различных средах / И. В. Пархоменко // Электрические низковольтные аппараты. – К. : Техніка, 1975. – 305 c.

- Хак К. А. Изменение работы выхода электронов у материалов контактов / Материалы 19-го ежегодного Хольмовского семинара по явлениям в электрических контактах, 1973 г., Чикаго, Иллинойс / К. А. Хак // Электротехн. пром. Серия «Аппараты низкого напряжения». – 1975. – вып. 3, (43). – С. 14.

- Усов В. В. Проводниковые, реостатные и контактные материалы / В. В. Усов, A. C. Займовский. –  М. : Госэнергоиздат, 1957. – С. 24.

- Буткевич Г. В. Дуговые процессы при коммутации электрических цепей / 
Г. В. Буткевич – М. : Энергия, 1973. – 172 с.

- Буткевич Г. В. Разработка стандартной методики для оценки свойств материалов сильноточных контактов в отношении дугового износа / 
Г.В. Буткевич, Н.А. Ведешєнков, И.А. Жаворонков // Сильноточные электрические контакты, сб. научн. тр. – К. : Наукова думка. – 1970. – 
С. 85 – 89.

- Буткевич Г. В. К вопросу износа контактов электрических аппаратов под действием дуги / Г. В. Буткевич // Доклады научно-технической конференции по итогам научно-исследовательских работ за 1964 – 1965 гг. Секция электромеханическая. Подсекция электроаппаратостроения. – М. : МЭИ. – 1965. – С. 145 – 148.

- Буткевич Г. В. Износ электродов под действием вращающейся электрической дуги / Г. В. Буткевич, Е. М. Цейров, сб. науч. тр. – М. : Высшая школа. – 1948. – С. 6 – 18.

- Разумихин М. А. Эрозионная устойчивость маломощных контактов / 
М. А Разумихин – Л. : Энергия, 1964. – 83 с.

- Kosch R. Abbrand verhalten von Starkstromkontakten unter verschiedenen atmospharen / R. Kosch // Elektrie. – 1971. – № 8, Bd.25. – S. 297 – 298.

- Turner H. W., Turner C. Contact materials their properties and uses/ 
H. W. Turner, C. Turner // Part 1, «Electrical Times». – 1967. – № 7, (152). – 
P. 229 – 233.

- Наrа T. Effect of hidrogen sulfide contanination on the electrical characteristics of silver alloy contact / T. Наrа, K. Mano // Electr. Eng. Japan. – 1967. – № 4. – 
P. 67 – 74.

- Чалыков И. П. Исследование эрозии контактных материалов при отключении больших токов / И. П. Чалыков // Электрические контакты. Труды Всесоюзного совещания. – М. : Энергия. – 1973. – С. 51 – 54.

- Amft C. D. Die Elektrodenabbrand durch Schaltlichtbogen in Zuft und in verschiedenen Gasen / C. D. Amft // Доклады 2-го симпозиума по электрическим аппаратам низкого напряжения. – Пловдив, 1971. – Том 2. – С. 81 – 82.

- Усов В. В. Исследование переноса и коррозии металла под действием электрических разрядов в разрывных контактах / В. В. Усов, Б. Р. Лазаренко, Л. З. Заславская // Труды ВЭИ. – М. : ОБТИ Главэлектропрома Наркоммаша. – 1938. – Вып. 34. – С. 62 – 68.

- Willson W. R. High current arc erosion of electric contact materials / 
W. R. Willson // Tr. AIEE. – 1955. – Vol. 74. – P. 657.

- Раховский В. И. Физические основы коммутации тока в вакууме / 
В. И. Раховский – М. : Наука. – 1970. – 360 с.

- Мерл В. Электрический контакт. Теория и применение на практике / 
В. Мерл – М. : Госэнергоиздат, 1969. – 372 с.

- Пенчев Л. К вопросу влияния окружающей температуры на износ контактных систем / Л. Пенчев, К. Мошеков, М. Пенчева  // Доклады 2-го симпозиума по электрическим аппаратам низкого напряжения. – Пловдив, 1971. – Том 2. – С. 89 – 93.

- Нежданов В. Г. Аппараты низкого напряжения / В. Г. Нежданов, 
И. В Нежданов. – М. : ЦИНТИ, 1961. – 121 с.

- Афанасьев Н. В. Влияние статических давлений на величину эрозии контактных материалов / Н. В. Афанасьев, А. И. Гуща, С. Н. Капельян. : сб.: Электрические контакты. Труды совещания. М. –Л. : Энергия, – 1967. – 
23 с.

- Кальман И. Г. Воздействие факторов внешней среды на аппаратуру и элементы / И. Г. Кальман – М. : Знание, 1971. – с. 34.

- Савченко B. C. Уравнение переходного сопротивления электрических контактов / B. C. Савченко : сб.: Электрические контакты. Труды совещания. –  М. : Энергия, 1967. – С. 18 – 26.

- Проектирование электрических аппаратов авиационного электрооборудования [В. А. Балагуров, Ф. Ф. Галтеев, В. В. Гордон, 
А. Н Ларионов.]. – М. :  Оборонгиз, 1962. – 289 с.

- Смирнов В. И. Теория конструкций контактов в электронной аппаратуре / В. И. Смирнов, Ф. Ю. Мата – М. : Советское радио, 1974. – 172 с.

- Пигулевская З. А. Исследование дуговой стадии работы контактных материалов / З. А. Пигулевская, Ю. П. Рылов. : сб. : Электрические контакты. Труды 5-го Всесоюзного совещания. – М. : Наука, 1973. – С. 67 – 70.

- Попов Н. А. Вакуумные выключатели / Н. А. Попов – М. : Энергия, 1965. – 278 с.

- Мелашенко И. П., Поволоцкая М. Д. Некоторые особенности работы низковольтных контактов в вакууме / И. П. Мелашенко, М. Д. Поволоцкая. : сб.: Электрические контакты. Труды совещания. – М. – Л., Энергия, 1967. – 42 с.

- Филипченко И. П. Электромагнитные реле / И. П. Филипченко, Г. Я. Рыбин. – М. : Советское радио, 1968. – 82 с.

- Гопкинс М. Р. Переходные процессы, мостики, микродуги и перенос металла при коммутации низковольтных цепей электрическими контактами / М. Р. Гопкинс, Р. Х. Джонс // Электротехн. пром. Сер.: Аппараты низкого напряжения. – 1974. – Вып. 6 (37). – С. 52 – 56.

- Декабрун И. Е. Контакты аппаратов низкого напряжения / И. Е. Декабрун // Электрические машины и аппараты. – М. : Энергия. – 1970. – С. 255 – 261.

- Таев И. С. Электрические контакты и дугогасительные устройства аппаратов низкого напряжения / И. С. Таев – М. : Энергия, 1973. – 452 с.

- Tsuchiya K., Tamai T. Effect of softening voltage and melding voltage on electrical breakdown of contact films // Electr. Engang. Japan / K. Tsuchiya, 
T. Tamai – 1969. – 89. – № 3. – P. 8 – 17.

- Hentsch A. Untersuchungen uber den widerstand sulfidierter Kontakte aus silber und Silberlegierungen."Elektrie", 16, H. 7. – 1962. P. 234 – 236.

- Robert V., Chiarenzelli R. Tarnishing studies on Contact Material IEEE Transactions Materials and packaging, vol. 5, № 3. – 1967, – Р. 14 – 16.

- Витенберг М. И. Сопротивление электрических контактов из благородных металлов // Электротехника / М. И. Витенберг. – 1972. – № 10. – С. – 50.

- Копытин Ф. А. Сравнительные соотношения расчетных и экспериментальных данных сопротивления электрических контактов / 
Ф. А. Копытин // Электротехническая промышленность. Серия Аппараты низкого напряжения. – 1971. – № 7. – С. 12 – 15.

- Хольм Р. Электрические контакты / Хольм Р. – М. : Издательство иностранной литературы, 1961. – 464 с.

- Справочник по расчету и конструированию контактных частей сильноточных  электрических  аппаратов; [под ред. В. В. Афанасьева.] – Л. : Энергоатомиздат, 1988. – 381 с.

- Копытин Ф. А. Изменение параметров контакторов постоянного тока при работе в различных условиях // Сильноточные контакты и электроды / 
Ф. А. Копытин. – К. : ИПМ АН УССР. – 1972. – С. 160 – 173.

- Мелашенко И. П. Размыкающие контакты установочных выключателей // Электрические контакты. Труды совещания / И. П. Мелашенко, 
О. С. Розенталь. – М. : Энергия, 1967. – С. 182 – 188.

- Намитоков К. К. Обобщенное выражение coпротивления области стягивания тока. "Электротехническая промышленность". Серия Аппараты низкого напряжения / К. К. Намитоков. – 1970. – Вып. 2.

- Родштейн Л. А. Электрические аппараты / Л. А. Родштейн – Л. : Энергия, 1971. – 654 с.

- Третьяк Г. Т., Лысов Н. Е.  Основы тепловых расчетов электрических аппаратов / Г. Т. Третьяк, Н. Е. Лысов. – М. : изд-во ОНТИ НКТП СССР, 1935. – 432 с.

- Кузнецов Р. С. Аппараты распределения электрической энергии на напряжение до 1000 В / Р. С. Кузнецов – М. : Энергия, 1970. – 302 с.

- Таев И. С. Электрические аппараты управления и распределительных устройств / И. С. Таев – М. : Высшая школа, 1969. – 446 с.

- Брук Э. С. Некоторые характеристики покрытий, применяемых для электрических контактов // Электрические контакты. : сб. науч. тр. Труды совещания / Э. С. Брук, Я. В. Вайнер, Р. Г. Ковалева. – М. : Энергия, 1967. – 56 с.

- Пенчев Л., Панчева М.,  Мошеков К., Пидев Г. Влияние агрессивной среды на некоторые материалы для контактов. Материалы 19-го ежегодного Хольмовского семинара по явлениям в электрических контактах // Электротехническая промышленность. Серия "Аппараты низкого напряжения" / Л. Пенчев, М. Панчева, К. Мошеков, Г. Пидев. – 1975. – №3.

- Гарте С. М. Контактирующие свойства сплавов, содержащих никель.  Материалы 6-ой международной конференции по электрическим контактам.  Чикаго. "Электротехническая промышленность" / С. М. Гарте, А. Соломон. – 1973. – Вып. 12/31. – (Серия "Аппараты низкого напряжения").

- Лядова Л. П. Исследования шарнирных контактов для быстродействующих выключателей с номинальным током свыше 1000А / Л. П. Лядова, 
Н. Г. Мясникова / Элекгротехн. пром. – 1973. – Вып. 7. – С. 25–33. – (Серия "Аппараты низкого напряжения").

- Omori Т. Relation between contact resistance and its temperature // Electr. Engang. Japan / Т. Omori – 1967. – 87, № 6. – P. 117 – 124.

- Афонин М. П. Слои наработки при эксплуатации контактов из композиции серебро-оксид кадмия. // Электрические контакты и электроды. Труды Института проблем материаловедения им. И. Н. Францевича  НАН Украины / М. П. Афонин. – К. – 2004. – С. 116 – 119.

- Декабрун И. Е. Состояние инженерно-технических исследований в области слаботочных релейных контактов : сб.:  Электрические контакты. Труды 
5-го Всесоюзного совещания / И. Е. Декабрун. – М. :  Наука, 1973. – 
С. 15 –19.

- Волосевич Т. Н. Влияние влаги на образование токопроводящих мостиков на разрывных электрических контактах из различных материалов // Электрические контакты. Труды совещания / Т.Н. Волосевич. – М.–Л. : Энергия. – 1964. – С. 85 – 97.

- Контактори електромагнітні низьковольтні. Загальні технічні умови : 
ДСТУ 2846 – 94. – [Чинний від 01.01.1996]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 18 с. – (Національний стандарт України).

- Апарати електричні низьковольтні. Методи випробувань : ДСТУ 2993 – 95 (ГОСТ 2933 – 93). – [Чинний від 01.01.1996]. – К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 112 с. – (Національний стандарт України).

- Апарати комутаційні низьковольтні. Загальні технічні умови : 
ДСТУ 3020 – 95. – На заміну ГОСТ 12434 – 93. – [Чинний від 01.01.1997].– К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 17 с. – (Національний стандарт України).

- Образцов В. А. Контрольные испытания низковольтных аппаратов / Образцов В. А. – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 224 с.

- Румшиский Л. З.  Математическая обработка результатов эксперимента / 
Л. З. Румшиский – М. : Наука, 1971. – 192 с.

- Винарский М. С., Лурье М. З. Планирование эксперимента в технологических исследованиях / М. С. Винарский, М. З. Лурье. – К. : Техніка, 1975. – 166 с.

- Аппараты электрические коммутационные. Контакты на основе серебра : ГОСТ 19725–74. – [Действующий от 02.05.1975].М .: ИПК Издательство стандартов, 1975. – 166 с.

- Металлургия порошковая. Метод определения плотности формовок : 
ГОСТ 25281–82 (СТ СЭВ 2287-80). – [Действующий от 01.01.1983].  М. : ИПК Издательство стандартов, 1982. – 9 с.

- Металлы. Метод определения твердости по Виккерсу :  2999–75. – [Действующий от 20.07.2010].М. : ИПК Издательство стандартов, 2010. – 
31 с.

- Матеріали металеві, спечені, крім твердих сплавів. Визначення уявної твердості матеріалів в основному з рівномірною твердістю у перерізі: 
ДСТУ 3668-97 (ISO 4498-90). – [Чинний від 01.07.1999].– К. : Держспоживстандарт України, 1997. – 8 с. – (Національні стандарти України).

- Матеріали металеві спечені, крім твердих сплавів. Зразки для випробування на розтяг : ДСТУ 3670 – 97 (ISO 2740-86). – [Чинний від 01.07.1999]. –К. : Держспоживстандарт України, 1999. – 4 с. – (Національні стандарти України).

- Соединения контактные электрические. Правила приемки и методы испытаний : ГОСТ 17441–84. – [Действующий от 19.04.2010].  М. : ИПК Издательство стандартов, 1987. – 15 с.

- Теплофізичні випробування матеріалів. Терміни та визначення : 
  Б А. 1.1 – 6 – 94. – [Чинний від 01.10.1994]. – К. : Держспоживстандарт України, 1994. – 13с. – (Національні стандарти України).

- Аппараты электрические на напряжение до 1000 В. Допустимые температуры нагрева частей аппаратов : ГОСТ 403–73. – [Действующий от 06.04.1973].М. : ИПК Издательство стандартов, 2003. – 6 с.

- Апарати електричні низьковольтні. Методи випробувань : 
ДСТУ 2993 – 95 (ГОСТ 2933 – 93). – [Чинний від 01.01.1996]. –
К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 10с. – (Національні стандарти України).

- Перетворювачі термоелектричні. Номінальні статичні характеристики перетворення : ДСТУ 2837 – 94 (ГОСТ 6616–94). – [Чинний від 01.01.1997]. –К. : Держспоживстандарт України, 1996. – 12с. – (Національні стандарти України).

- Петинов О. В. Испытание электрических аппаратов [ учеб. пособие для вузов по спец. «Электрические аппараты»] / О. В. Петинов, Е. Ф. Щербаков . – М. : Высшая школа, 1985. – 215 с.

- Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические. Методы измерения сопротивления контакта и динамической и статической нестабильности переходного сопротивления контакта : ГОСТ 24606.3-82 
(СТ СЭВ 3985-83). – [Действующий от 01.01.1984]. М. : ИПК Издательство стандартов, 2003. – 10 с.

- Пускатели электромагнитные низковольтные. Общие технические условия : ГОСТ 2491–82 (СТ СЭВ 5535-86). – [Действующий от 01.01.1984].  М. : ИПК Издательство стандартов, 1987. – 24 с.

- Зносостійкість виробів. Тертя, зношування та змащування. Терміни та визначення : ДСТУ 2823 – 94. – [Чинний від 01.01.1996]. – К. : Держспоживстандарт України, 1995. – 31с. – (Національні стандарти України).

- Берберов А. Э. Свариваемость контактов под действием импульсных токов / А. Э. Берберов, Е. В. Володина, В. Г. Деггярь, В. А. Моргунов // Пути повышения ресурса и надежности электрических аппаратов. – Сб. научн. тр. МЭИ. – 1988. – № 167. – С. 39 – 43.

- Образцов В. А. Контрольные испытания низковольтных аппаратов / 
В. А. Образцов – Л. : Энергоатомиздат. Ленингр. отд-ние, 1989. – 224 с.

- Зедгинидзе И. Г. Планирование эксперимента для исследования многокомпонентных систем / И. Г. Зедгинидзе – М. : Наука, 1976. – 396 с.

- Экспериментальные и теоретические исследования по созданию нового поколения магнитных пускателей на токи до 160 А (перспектива до 2005 года) : Отчет о НИР (закл.) / ВНИИР. – № ГР01890020984 : Инв. № 02890053785. – Чебоксары, 1989. – 115 с.

- Жирабок О. Н. Планирование эксперимента для построения математических моделей / О. Н. Жирабок // Соросовский образовательный журнал. – К. : Том 7. – 1993. –№ 9 – С. 108–118.

- Металлокерамические размыкаемые контакты с мелкодисперсной структурой / [Мелашенко И. П. и др] // Электротехнические металлокерамические изделия. – М. : ВНИИЭМ, 1965. – С. 57 – 61.

- Иглин  С. П. Математические расчеты на базе MatLab/ С. П. Иглин – Cт-П. : «ХВ Петербург», 2005. – 633 с.

- Томан A. C. Электроэнергетические показатели разрывных контактов // Электрификация сельскохозяйственного производства. Научные труды УСХА / A. C. Томан, М. Ф. Сагач, С. П. Кохановский. – К. : Издательство УСХА. – 1975. – Вып. 110. Том. II – С. 61 – 71.

- Головейко А. Г. Предельные процессы на катоде в условиях мощного импульсного разряда  / А. Г. Головейко , С. П. Ржевская  // Инж.-физ. журнал. – 1969. – Т. 16, № 6. – С. 452 – 458.

- Справочник по электротехническим материалам / [под ред. 
Ю. В. Корицкого, В. В. Пасынкова, Б. М. Тареева] – Т. 3. – 3-е изд., перераб. – Л. : Энергоатомиздат, 1988. – 728 с.

- Сотсков Б. С. Вопросы расчета контактов реле // Электрические контакты. Труды совещания 26–28 ноября 1956 г. / Б. С. Сотсков – М. : Госэнергоиздат. – 1958. – С. 96 – 111.

- Электротехнический справочник: [в 3 т.] Т. 1. Общие вопросы. Электротехнические материалы; под общ. ред. профессоров МЭИ В.Г. Герасимова и др. –7-е изд., испр. и доп. – М. : Энергоатомиздат, 1985. – 488 с.

- Справочник по эксплуатации электрооборудования / [Таран В. П., Андриец В.К. и др.] – К. : Техніка, 1985. – 184 с.

- Кобленц М. Г. Исследование электрической износоустойчивости контакторов / М. Г. Кобленц // Электротехника. –1966. – № 1. – С. 23 – 26.

- A. c. 1489206 СРСР, МКИ4 С 22 С 9/00, Н 01 Н 1/02. Композиційний електропровідний матеріал / Б. А. Мовчан, М. І. Гречанюк, В. А. Осокін, В. І. Топал. М. Ю. Мерезін; Ін-т електрозварювання ім. Е. О. Патона АН УРСР. – № 4302798/31-02 ; заявл. 30.06.87; (для службового користування). Відкритим друком не опубліковано.

- Афонин М. П. Контакт-детали и контактные материалы из композиций серебро-оксид олова / М. П. Афонин, М. Н. Овчинникова // Электрические контакты и электроды. Труды Института проблем материаловедения 
им. И. Н. Францевича НАН Украины – К. : – 2004. – С. 119 – 124.

- Antler М. Materials, coatings, and platings / М. Antler // Electrical contacts: principles and applications. Slade, P.G., ed. New York : Marcel Dekker, Inc. 1999. – P. 403 – 433.

- Braunovic M. Power connections / M. Braunovic // Electrical contacts: principles and applications. Slade P. G., ed. New York : Marcel Dekker, Inc. 1999. – 
P. 155 – 270.

- Braunovic M. Electrical contacts: fundamentals, applications and technology / 
M. Braunovic, V. V. Konchits, N. K. Myshkin. – New York : CRC Press, 2007. – р. 468.

- Buldum A. Contact resistance between nanotubes / A. Buldum, J.-P. Lu // Phys. Rev, 2001. B63. – Pp. 161403-161406.

- Garcia N. Magnetoresistance and magnetostriction inmagnetic contacts /
N. Garcia // Europhysics News. 2003. Vol. 34. – № 6.

- Hartmann U. Magnetic multilayers and giant magnetoresistance, fundamentals and industrial applications / U. Hartmann. – Springer Verlag, 2000. – р. 254.

- Johler W. Switching contacts for low level applications / W. Johler // Proceedings of 21st International Conference on Electrical Contacts. – Zurich, Switzerland, 2002. – Р. 87–100.

- Kuhlmann-Wilsdorf  D. Metal fiber brushes / D. Kuhlmann-Wilsdorf // Electrical contacts. Principles and applications. Slade P.G., ed. New York : Marcel Dekker, Inc., 1999. – P. 943 – 1017.

- Palumbo G. Nanotechnology opportunities for electroplating industries / 
G. Palumbo, K. Gonzales, U. Tomantschger Erb, K.T. Aust // Plaiting and Surf. Finish, 2003. (February). – P. 6 – 45.

- Paunovic M. Fundamentals of electrochemical deposition / M. Paunovic. – 
New York : J. Wiley, 1998. – Р. 56 – 67.

- Riedel S. Electrical properties of copper films produced by MOCVD / S. Riedel, 
J. Rober, T. Gessner // Microelectronic Eng. Vol. 33. – 1997. – P. 165 – 172.

- Sauer H. Modern Relay Technology. 2nd Edition. / H. Sauer – Heidelberg: Huethig Verlag, 1986. – 309 р.

- Schiotz J. A maximum in the strength of nanocrystalline copper / J. Schiotz, K.W. Jacobsen // Science. 2003. Vol. 301. № 5. – P. 1357 – 1359.

- Shobert E. Sliding electrical contacts (graphite type lubrication) / E. Shobert // Electrical contacts. Principles and applications. Slade P.G., ed. New York : Marcel Dekker, Inc., 1999. – P. 839 – 872.

- Steinhoegl W. Comprehensive study of copper wires with lateral dimensions of 100 nm and smaller / [ Steinhoegl W., Schindler G., Steinlesberger G. and oth.]  // J. Appl. Phys., 2005. Vol. 97. – P. 023706–023711.

- Watanabe T. Nano plating – microstructure formation theory of plated films and a database of plated films / T. Watanabe – Amsterdam: Elsevier, 2004. – 264 р.

- Пат. 4575451 США, МКИ С22 С9/00, С22 С30/02. Contact material for vakuum circuit breaker / Naya Eizo, Mitsuhiro Okumura (Японія) ; Mitsubishi Denki K. K. – Пріор. 16.11.82, № 57-202530 ; заявл. 16.11.83 ; опубл. 11.03.86, НКИ 420/489.

- Долинский Ю. М., Зиновьев В, В., Новиченко А. П. Исследование металлокерамического контактного материала для автоматических выключателей / Ю. М. Долинский, В. В. Зиновьев, А. П. Новиченко // Харьковский политехнический институт. – Харков, 1986. - 7 с. Деп. в УкрНИИ–НТИ 17.11.86 г. № 2644-Ук.

- Gokhalle D. D., Mozaes I. Improved contact materials and its effect on contactor design // Elec. India, (Siemens India Ltd.). – 1986. – 26, № 16. – P. 11 –20.

- Пат. 4626282 США, МКИ В 22 F 1/00. Contact material for vacuum circuit breaker / Naya Eizo, Mitsuhiro Okumura (Японія) ; Mitsubishi Denki K. K. –Пріор. 30.10.84, № 59-230619 ; заявл. 30.10.85 ; опубл. 2.12.86,  НКИ 75/247.

- Пат. 4622269 США, МКИ В 22 F 3/10. Electrical contact and process for making the same / Leung Chi H., De Nuccio Ron J. (Японія) ; GTE Products Corp. – № 814439 ; заявл. 30.12.85 ; опубл. 11.11.86, НКИ 428/550.

- Пат. 89306 СРР, МКИ Н 01 Н 1/02. Спосіб отримання електричних контактів із срібла та оксидів металів / Alexandru Maria-Magdalena (Румунія) ; Institutul de Cercetare. – № 119395 ; заявл. 03.07.85 ; опубл. 15.03.86.

- Заявка 3528890 ФРН, МКИ Н 1 Н 1/02. Kontaktstuck  / Gaspar Gottftied, Iwan Helmut ; Siemens AG. – №P35288906; заявл. 12.08.85; опубл. 19.02.87.

- Пат. 4636270 (4647322) США, МКИ С22 С 5/06. Internal oxidized Ag-Sn  (SnО2) system alloy contact materials / Shibata Akira (Японія) ; Chugai Denki Kodyo K. – № 779066 (№ 771341) ; заявл. 23.09.85 (30.08.85) ; опубл. 13.01.87 (03.03.87), НКИ 148/431.

- Пат. 249992 НДР, МКИ Н 01 Н 1/02. Hauptkontakt aus Molibden Cupfer fur schwere Vakuumschutze / Cmok Joachim, Lauterbach Kurt, Monnig Edeltraut. Monnig Gerhard (Німеччина) ; VEB Keramische Werke Hermsdorf. – 
№ 2911480 ; заявл. 10.06.86 ; опубл. 23.09.87.

- Muller R. Arc-melted Cu-Cr alloys as contact materials for vacuum interrupters // Siemens Forsch-und Entwicklungsber. – 1988. – 17, № 3. – P. 105 – 111.

- Wingert Philip C, Leung Chi-Hund. The development of silver-based cadmium-free contact materials // IEEE Trans. Compon. Hybrids and Manuf. Technol. – 1989.– 12, № 1. – P. 16 – 20.

- Пат. 4846901 США, МКИ4 С 23 С 8/10. Method of making improved silver-tin-indium contact material / Lima Antonio E., Shen Yuan S (США) ; Engelhard Corp. – № 129272 ; заявл. 07.12.87 ; опубл. 11.07.89, НКИ 148/13.1.

- Пат. 4834939 США, МКИ4 G 22 F 1/100. Composite silver base electrical contact material / Bornstein Norman S. (США) ; Hamilton Standart Controls, Inc. – № 189272 : заявл. 02.05.88 ; опубл. 30.05.89, НКИ 419/21.

- Заявка 3813310 ФРН, МКИ4 Н 01 Н 1/02. Sinterkontaktwerkstoff auf Silberbasis zur Verwendung in Schaltgerаten der Energietechnik, insbesondere fur Kontaktstucke in Niederspannungsschalten / Haufe Wolfgang, Grosse Joachim, Rothkegel Bernhard; Siemens AG. – № 3813310.5 ; заявл. 20.04.88 ; опубл. 02.11.89.

- Пат. 96340 СРР, МКИ4 Н 01 Н 1/04. Псевдосплав для електричних контактів / Gavriliu Stefania Maria, Alexandru Maria Magdalena, Soptea Elena (США) ; Institutul de Cercetare stil utitica si Inginerie Technologica pentru Electrotechnica Bucure st. – № 130012 ; заявл. 21.4.87 ; опубл. 27.2.89.

- Пат. 49214, України, МПК C01G 19/00. Контактна пара для автоматичних вимикачів / Клименко Б. В ., Радько І. П., Кохановський В. О. – заявл. 09.10.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

- A. c. № 1646435 AI УРСР, МКИ5 Н 01 Н 1/02, С 22 С 5/06. Спечений матеріал на основі срібла для електричних контактів / Л. О. Крячко, 
С. П. Коханівський, В. А. Наливайко, В. В. Коробський, М. О. Чуєнко, 
A. B.Чигиринський. (СРСР); УСГА і ІПМ АН УРСР. – № 4642280/02; 
заявл. 26.01.89 (для службового користування). Відкритим друком не опубліковано.

- A. c. 1571691 УРСР, МКИ5 Н 01Н 1/02. Сильнострумовий контакт на основі міді / Р. Б. Лубан , Г. В. Левченок , Т. Т. Тишкова , М. Ш. Гольдберг , Б. А. Марек, Л. П. Обущак, Г. С. Богославець, А. І. Міндич ; ІПМ УРСР. – 
№ 4474745/27-07 ; заявл. 15.8.88 ; опубл. 15.6.90 ; Бюл. №22.

- Пат. 4874430 США, МКИ4 С 22 С 29/12. Composite silver base electrical contact material / Bornstein Norman S. (США) ; Hamilton Standart Controls Inc. – № 300399 ; заявл. 23.1.89 ; опубл. 17.10.89, НКИ 75/234.

- Пат. 4904317 США, МКИ4 С 22 С 32/00. Erosion resistant Ag-SnO: electrical contact material / Kang Shinhoo, Brecher Charles, Wingert Philip C. (США) ; Technitrol Inc. – № 194353 ; заявл. 16.5.88 ; опубл. 27.2.90, НКИ 148/431.

- A new doped silver fin oxide material with improved electrical behaviour / Lambert C, Weber D., Coupez S, Guerlet LP. // Electrical Contacts : Proc. 35 th Meet. IEEE Holm Conf. Elect. Contants, Chicago, III., Sept, 18 – 20, 1989. – Piscataway (N.Y.) : IEEE, 1989. – P. 69 – 78.

- Пат. 98510, 98511 СРР, МКИ4 Н 1 Н 1/04. Спосіб отримання електричних контактів, які синтезовані зі срібла-нікелю-графіту і срібла-міді-графіту / Gavriliu Stefania Maria, Alexandru Maria Magdalena, Enescu Elena, Soptea Elena (Румунія); Institutul de Cercetare stil utitica si Inginerie Technologica pentru Electrotechnica Bucurest. – № 130109 ; 130272 ; заявл. 31.10.87 ; опубл. 31.12.89.

- Заявка 2177222 Японії, МКИ5 Н 01 Н 1/04. Матеріал для електричного контакту на основі композиції оксид-срібло / Нара Такасі, Сато Садао ; 
К. К. То-курікі хонтен. – № 63333870 ; заявл. 28.2.88; опубл. 10.7.90 // Кокай токке кохо. Сер. 7(1). – 1990. – 65. – с. 103 – 108.

- Пат. 4971758 США, МКИ5 С 22 С 9/02, С 22 С 9/04. Copper-based alloy connector for electrical devices / Suzuki Takeshi, Sakaribara Tadao, Noguchi Seiji.

- Fukatami Такао (Японія); Mitsubishi Shindoh Co., Ltd. – № 510880; заявл. 18.4.9 опубл. 20.11.90 ; Пріор. 25.7.89, № 1 – 192189 (Японія) ; НКИ 420/472.

- Пат. 5800498 США, МКИ6 Н 01 Н 33/66. Contacts materials for vacuum vable / Seki Tsunego, Okutomi Tsutomu, Yamamoto Akuoni ; K. K. Toshiba (Японія). – № 181085. заявл. 13.1.94 ; опубл. 19.3.96 ; пріор. 2.2.93 ; № 5015060, НКИ 218/130.

- New ceramic based composites for electrical contacts: Pap. Meet. Basic Sei. Sec. Inst. Ceram, London, 18 – 20 th Dec, 1990 / Illingworth J, Hashemi T, Al-Shahrami A.W. // Brit. Ceram. Proc. - 1992, №49. – P. 241 – 246.

- А. с. № 1780332 А1 СРСР, МКИ5 С22 С5/06, Н 01 Н 1/02, В 23 Н 1/ 06, 3/06. Спечений матеріал на основі срібра для електроіскрового легування 
Л. О. Крячко, С. П. Коханівський, В. А. Наливайко, В. В. Коробський. (СРСР); УСГА. – № 4849214/02; заявл. 09.06.90 г. (для службового користування). Відкритим друком не опубліковано.

- Заявка 0448757 ЕПВ, МКИ5 Н 1 Н 1/02. Silber-Kontaktwerkstoff; Neuman Henneberg Wolf; INOVAN GmbH & Co, KG Metalle und Bauelemente. – 
№ 90105900.6 ; заявл. 28.3.90 ; опубл. 2.10.91.

- Заявка 2199725 Японії, МКИ5 Н 01 Н 1/04. Матеріал для контактних накладок /Ямамото Тосия; Танака Kікідзоку Kоге. – № 119221 ; заявл. 27.1.89 : опубл. 8.8.90 // Кокай токке кохо. Сер. 7(1). – 1990. – 73. – 
с. 191 – 133.

- Заявка 4024939 ФРН, МКИ5 Н 01 Н 1/04. Werkstoff fur elektrische Kontakte / Muller Manfred; Siemens AG. – № 4024939.5 ; заявл. 6.8.90 ; опубл. 20.2.92.

- Заявка 0441018 ЕПВ, МКИ5 С22 С32/00. Ag-SnO electrical contact materials and manufacturing method thereof / Tanaka Seiichi, Hirata Teruo, Yida Masaharu (Японія) ; Chugai Denki Kogyo К. K. – № 90301383.7 ; заявл. 9.2.90 ; опубл. 14.8.91.

- Пат. 49214 Україна, МПК C01G 19/00. Контактна пара для автоматичних вимикачів / Клименко Б. В., Радько І. П., Кохановський В. О. ; заявл. 09.10.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

- Пат. 5102480 США, МКИ5 С22 С 5/06, Н 01 Н 1/02. Ag-SnO-CdO electrical contact materials and manufacturing method thereof / Tanaka Seiichi, Hirat Teruo, Yida Masaharu; Chugai Denki Kogyo К. К. (Японія). – № 640849; заявл. 14.1.91 ; опубл. 7.4.92 ; пріор. 29.1.90 ; № 218243, НКИ 148/431.

- Пат. 4734 Україна, МПК C01G 19/00. Спечений матеріал для електричних контакт-деталей. / Радько І. П., Щербак Т. В., Кохановський В. О., Власенко Ю. П. – заявл. 14.08.2009 ; опубл. 25.01.2010, Бюл. № 2.

- Пат. 9378 Україна, МПК5 H01H 1/02, B22F 3/12. Матеріал для електричних контактів комутаційних апаратів / Радько І. П., Щербак Т. В., Кохановський В. О., Власенко Ю. П. – заявл. 02.10.2009 ; опубл. 27.12.2010, Бюл. № 24.

- Пат. 5147728 США, МКИ5 С 22 С 5/00. AgSnО2 electrical contac materials / Tanaka Seiichi, Hirata Teruo, Yida Masaharu (Японія). – № 726314 ; заявл. 5.7.91 опубл. 15.9.92 ; пріор. 21.1.90 ; № 217514, НКИ 148/431.

- Пат. 2026580 РФ, МКИ6 Н 01 Н 1/02, С 22 С 5/06, 1/05. Спечений матеріал на основі срібла для електричних контактів / С. П. Коханівський.,
Г. М. Братерська, Т. О. Донцова, В. А. Наливайко, В. В. Коробський, 
В. В. Гриневич, В. Є. Косматий (Україна) ; УГАУ. – № 5029742/02 ; заявл. 08.07.91 ; опубл. 10.01.92, Бюл. № 1.

- A. c. 1489206 СРСР, МКИ4 С 22 С 9/00, Н 01 Н 1/02. Композиційний електропровідний матеріал / Б. А. Мовчан, М. І. Гречанюк, В. А. Осокін, 
В. І. Топал. М. Ю. Мерезін ; Ін-т електрозварювання ім. Е. О. Патона АН УРСР. – № 4302798/31-02 ; заявл. 30.06.87 ; (для службового користування). Відкритим друком не опубліковано.

- А. с. 1812824 А1 СРСР, МКИ5 С 23 С 14/00. Композиційний електропровідний матеріал / Б. А. Мовчан, М. І. Гречанюк, В. А. Осокін, А. Х. Турнер, В. Б. Рабкін, І. А. Карнавін ; Ін-т електрозварювання
ім. Е.О.Патона і Особливе конструкторське бюро при Саратовському заводі "Тантал". – № 4823531/21; заявл. 07.05.90 ; (для службового користування). Відкритим друком не опубліковано.

- Watai N, Nishijuma T, Oohashi Y, Fujino T. at all. Development of cooper alloy // Yasaki Techn. Rept. – 1996. – №20. – P. 57-62.

- A. c. 1415970 СРСР, МКИ6 Н 01 Н 1/02. Біметалевий металокерамічний матеріал для електричних контактів / М. Л.П равовєров, М. П. Афонін, 
Ю. Г. Колонін і інші ; Істр.від. ВНДІ електромех. – № 3755904 / 07 ; заявл. 26.6.84 ; опубл. 20.4.95, Бюл. № 11.

- Пат. 2038400 РФ, МКИ6 С 22 С 9/00, Н 01 Н 1/02. Композиційний матеріал на основі міді для електричних контактів / С. І. Цукерман, Б. Я. Коган інші. – № 5062561/02 ; заявл. 21.9.92 ; опубл. 27.6.95, Бюл. № 18.

- Заявка 4328281 ФРН, МКИ6 Н 01 Н 1/02. Kontaktwerkstoff auf silberbasis zur Verwendund in Schaltgeraten der Energietechnik / Hauner Franz; Siemens AG. –№ 4328281.4 ; заявл. 23.8.93 ; опубл. 02.03.95.

- Заявка 19503183 ФРН, МКИ6 С 22 С 1/04, Н 01 Н 1/02. Werkstoff aus Silber-Eisen fur elektrische Kontakte und Verfahren zu seiner Herstellung / Weise Wolfgang, Wolner Rogen, Malikowski Willi, Braumann Peter; Degussa AG. –№ 9503183.0 ; заявл. 1.2.95 ; опубл. 08.08.96.

- Заявка 4344322 ФРН, МКИ6 Н 01 Н 1/02, С 22 С 1/04. Sinterkontakt-werkstoff / Peuker Claudia ; Siemens AG. –№ 344322.2 ; заявл. 23.12.93 ; опубл. 29.6.95.

- Пат. 5451272 США, МКИ6 С 22 С 5/06. Silver-oxide electrical contact material for use in switches for high Current / Uemura Yuzo, Shibuga Shigeo, Aoki Manabu (Японія); Mitsubishi Materials Corp. – № 224430 ; заявл. 8.4.94 ; опубл. 19.9.95; пріор. 12.4.91, № 3122024, НКИ 148/431.

- Пат. 2073736 РФ МПК6 С 22 С9/00, H 01 H 1/02. Спечений електроконтактний матеріал на основі міді / В. В. Іванов, В. І. Кирко, 
В. В. Іванов. – заявл. 03.07.95 ; опубл. 30.01.97, Бюл. № 18.

- Монослойные электроконтакты на основе серебра и меди. / Гордеев Ю. И., Зеер Г. М., Теремов С. Г., Зеленкова Е. Г. // Наука производству. – 2000. –
№ 3.– С 25 – 28.

- Пат. 21469 України, МПК C22C 9/00, H01H 1/02. Контактна пара низьковольтного електричного апарата / Власенко Ю. П., Кохановський В. О., Коробенко П. В., Дмитрієв С. А. – заявл. 03.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.

- Пат. 2037226 РФ, МКИ6 Н 01 Н 1/02. Контактна пара для низьковольтних електричних апаратів / Е. В. Мосалєв, М. М. Політов, М. Г. Рудий, 
В. Ф. Фатнєв; АО Електроапарат.  – № 92012935/07 ; заявл. 18.12.92 ; опубл. 09.06.95, Бюл. № 16.

- A. c. 1210596 СРСР, МКИ6 Н 01 Н 1/02, С 22 С 5/06. Різнорідна контактна пара / В.Л.Каліхманов, М.Л.Правовєров, Л.Г.Дуксіна і інші; Істр. від. ВНДІ електромех. – № 3717409/02; заявл. 2.4.84 ; опубл. 20.4.95, Бюл. № 11.

- Кохановський В. О. Методика експериментальних випробувань магнітних пускачів на комутаційну зносостійкість у категорії АС-3 / В. О. Кохановський // Технологія і техніка друкарства. – 2010. – № 4. Київ : НТУУ «КПІ».  – С. 116 – 121.

- Кохановський В. О. Контакти з підвищеною екологічною безпечністю в автоматичних вимикачах. Електричні контакти і електроди / 
В. О. Кохановський, А. М.  Мрачківський // Праці інституту проблем матеріалознавства ім. І. Н. Францевича НАН України. – Київ, 2010. – С. 18 – 20.

- Кохановський В. О. Дослідження електроерозійної стійкості контакт-деталей з підвищеною екологічною безпечністю / В. О. Кохановський // Електротехніка і електромеханіка. – 2009. – № 5. – Харків : НТУ «ХПІ».  – С. 25 – 27.

- Клименко Б. В. Особливості електричної ерозії контактів реле на основі срібла з домішками оксидів / Б. В. Клименко, В. О. Кохановський // Електротехніка і електромеханіка. – 2008. –  № 4. – Харків: НТУ «ХПІ».  – С. 28 – 29.

- Кохановський В. О. Теоретичні питання надійності електротехнічних комутуючих пристроїв поліграфічних машин / В. О. Кохановський // Технологія і техніка друкарства – 2008. – № 1. Київ : НТУУ «КПІ». – С. 105 – 109.

- Кохановський В. О. Підвищення електроерозійної стійкості електричних апаратів поліграфічних машин / В. О. Кохановський //  Технологія і техніка друкарства. – 2007. – № 3. Київ : НТУУ «КПІ». – С. 107 – 109.

- Патент України на корисну модель № 49215, МПК C01G 19/00. Металокерамічний біметалевий електричний контакт / Б. В. Клименко, І. П. Радько,   В. О. Кохановський, В. В. Коробський; заявл. 09.10.2009 ; опубл. 26.04.2010, Бюл. № 8.

- Патент України на корисну модель № 21466, МПК H01H 1/02. Металокерамічний біметалевий електричний контакт / Ю. П. Власенко, В. О. Кохановський, І. П. Радько,       В. А. Наливайко, А. М. Мрачківський ; заявл. 03.10.2006 ; опубл. 15.03.2007, Бюл. № 3.

- http://www.electrophysics.com.

- http://www.infraredsolutions.com.

- http://www.boldstarinfrared.com.

- http://www.elwoodcorp.com.

- http://www.ndb.qc.ca.

- http://www.sensorlink.com.

- http://www.usi-power.com.

- http://www.squared.com.

- http://www.omega.com.

- http://www.aimsolder.com.

- http://www. indium.com/pbfree/techpapers.

- http://www.boulder.nist.gov.

- http://www.inmet.gliwice.pl.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html