ОАО "Западно-Сибирский металлургический комбинат"
Кузбасский государственный технический университет

УДК 666.974.2:669.1.043.1

На правах рукописи

ПРОНЯКИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ

Утилизация отходов горно-промышленного комплекса в производстве огнеупорных материалов

25.00.36 - "Геоэкология"

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата технических наук

Научный руководитель доктор технических наук Павлович Лариса Борисовна

Кемерово, 2006

ОГЛАВЛЕНИЕ

стр.

ВВЕДЕНИЕ			4

- СОСТОЯНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ МИНЕ

РАЛЬНЫХ ОТХОДОВ И СОВРЕМЕННЫЙ УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА ОГНЕУПОРОВ	9

  - Состояние использования промышленных минеральных отходов,

минерально-сырьевая база огнеупорного сырья Кузбасса	9

  - Современный уровень развития производства огнеупоров	12

  - Состояние вопроса производства кварцитовых огнеупоров	22

  - Состояние вопроса использования огнеупоров в футеровке металлургических агрегатов	  29

    - Коксохимическое производство	30

    - Доменное производство	43

    - Сталеплавильное производство	49

    - Прокатное производство			  55

1.5. Состояние вопроса производства жидкого стекла	62

ВЫВОДЫ	70

- ИССЛЕДОВАНИЕ СОСТАВА, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ, МИНЕРАЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ, РЕСУРСОВ СЫРЬЯ И МАТЕРИАЛОВ...73

  - Методика постановки исследований	 73

    - Методика исследования сырья, материалов, готовой продукции	73

    - Методика постановки эксперимента, экспериментальное оборудова

ние	  75

  - Исследование свойств сырья и материалов	86

ВЫВОДЫ.......	108

- ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА БЕЗОБЖИГОВЫХ КВАРЦИТОВЫХ ОГНЕУПОРОВ	110

  - Технология производства силиката натрия - связующего кварцито-

вых огнеупоров

110

- з -

  - Рецептура и технология изготовления огнеупоров	115

  - Влияние свойств заполнителей на качество огнеупоров	123

ВЫВОДЫ	135

- ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ФУТЕРОВОК МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ АГРЕГАТОВ	....137

  - В футеровке нагревательных колодцев	137

  - В сталеразливочном ковше конвертерного производства	146

  - В футеровке желобов доменной печи	149

  - В печах ферросплавного производства	153

  - Исследование и испытание технического жидкого стекла из отходов

ферросилиция в литейном производстве	154

  - Исследование твердофазных процессов взаимодействия кремнезема-

металла-шлака	158

    - Изменения минералов кремнезема в процессе эксплуатации огнеупоров в металлургических агрегатах	159

    - Минералообразование в огнеупорах при их эксплуатации	170

    - Огнеупоры после службы	176

ВЫВОДЫ	;	180

- ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА И ЕГО ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКАЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА	182

  - Технологическая схема производства кварцитовых огнеупорных изделий	182

  - Технико-экономическая оценка производства	192

  - Экологическая оценка производства	196

ВЫВОДЫ	197

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	198

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	  201

ПРИЛОЖЕНИЯ	  216

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диссертация является законченной научно-квалификационной работой, в которой представлено решение проблемы утилизации отходов горнопромышленного комплекса в производстве огнеупоров, имеющей существенное значение для рационального использования материальных ресурсов региона.

Основные научные и практические результаты работы заключаются в следующем:

- Изучены физико-химические и минералогические свойства отходов обогащения кварцитов Антоновского месторождения, серпентин-отходов обогащения магнетитовых руд, отходов асбестодобывающих горнообогатительных предприятий, отходов сухих газоочисток, передельных углеродистых феррохромовых шлаков, корундового шлама и боя шамотного кирпича. Показано, что эти отходы являются высококачественным минеральным сырьем для производства основных типов огнеупорной продукции.

- Установлено, что высокие показатели качества огнеупоров обусловлены минеральным составом Антоновских кварцитов, содержащим, масс. %: халцедон - 7-10, акцессорные минералы - 1-3, кварц - остальное, а также тонкой гранобластовой структурой кварцита размером зёрен (0,005-0,05 мм).

- Впервые исследован механизм полиморфных превращений в полученных огнеупорах при протекании процессов нагрева, взаимодействия с металлом и последующего охлаждения, а также фазовое взаимодействие в системе «кремнезем-металл-шлак» рабочей зоны огнеупорного изделия. Установлены основные условия создания композиции для получения огнеупоров с малым трещинообразованием при протекании полиморфных превращений.

- Обоснована и разработана рецептура производства кварцитовых огнеупоров на базе отходов кварцитов Антоновского месторождения.

- Обоснована и разработана технология синтеза связующего кварцитовых огнеупоров (технического жидкого стекла) на основе кремнезёмсодержащей пыли, являющейся отходом сухих газоочисток ферросплавного производства. Показано, что кремнеземсодержащая пыль с содержанием Si02 86-93%, размером зёрен 50 - 250 мкм, содержанием общего углерода 0,53,0% масс, при разработанных параметрах технологического режима процесса синтеза позволяет получить техническое жидкое стекло, являющееся основным связующим компонентом, определяющим термостойкость и долговечность огнеупоров.

- Определены условия эксплуатации безобжиговых кварцитовых огнеупорных изделий на базе минеральных отходов в футеровке металлургических агрегатов.

- Кроме кварцита Антоновского месторождения исследовано влияние на качество огнеупорных материалов различных заполнителей: корундовых, шламового корунда, серпентиносодержащих отходов, тонкомолотых отходов обогащения асбеста, шамотных заполнителей, боя шамотного кирпича.

- Промышленные испытания мелкоштучных кварцитовых огнеупоров в сталеплавильном, ферросплавном и доменном производствах показали, что огнеупоры на базе отходов не уступают по механическим и эксплуатационным свойствам огнеупорам промышленного производства, увеличивают сроки межремонтных периодов агрегатов и снижают удельный расход материала. Исследование и испытание набивной огнеупорной кварцитовой массы в доменном цехе показали, что время работы футеровки до ремонтов возрастало в 2,25 раза, удельный расход огнеупора на тонну чугуна снизился в 3,1 раза.

- Сухие огнеупорные смеси, огнеупорные массы, крупноблочные и мелкоштучные изделия, обладают значительными преимуществами: позволяют повысить качество и эффективность ремонтных служб металлургических заводов, а по сравнению с обжиговыми штучными изделиями они позволяют:

- сократить расход условного топлива более чем в 1,5-2 раза вследствие исключения передела обжига и улучшения теплоизоляционных свойств футеровок тепловых агрегатов;

- повысить производительность труда благодаря полной механизации производства огнеупоров;

- сократить трудовые затраты более чем в 3 раза при ремонтах футе- ровок тепловых агрегатов и продолжительность кладки футеровки более чем в 5 раз;

- повысить стойкость футеровок тепловых агрегатов в ряде случаев более чем на 30% вследствие уменьшения термических напряжений в кладке;

- сократить удельный расход огнеупоров на единицу выпускаемой продукции и транспортных расходов более чем на 30% в результате повышения стойкости футеровок.

Применение огнеупорных изделий позволяет получить существенный технико-экономический эффект.

- Разработка техногенных месторождений Кемеровской области, создание производств по выпуску огнеупорных видов продукции позволит в значительной степени отказаться от привозного сырья и изделий, что существенно повлияет на снижение себестоимости продукции, выпускаемой предприятиями области и увеличение налогооблагаемой базы региона в целом.

Ожидаемый экономический эффект от производства и использования технического жидкого стекла и безобжиговых огнеупорных изделий с учетом повышения их стойкости и использования отходов в качестве сырья составит 57,2 млн. руб ./год, предотвращенный экологический ущерб - 10,1 млн. руб./год.

6

6