Коплак Оксана Вячеславівна, молодший науковий співробітник ННЦ &laquo;Фізико-хімічне матеріалознавство&raquo; НАН України: &laquo;Електронна і ядерна спінова динамі&shy;ка в напівпровідникових нано- та гетероструктурах&raquo; (01.04.07 - фізика твердого тіла). Спецрада Д 26.001.23 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

КОПЛАК ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВІВНА

УДК 537.9, 537.6, 53.098

ДИСЕРТАЦІЯ

ЕЛЕКТРОННА І ЯДЕРНА СПІНОВА ДИНАМІКА В

НАПІВПРОВІДНИКОВИХ НАНО - ТА ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ

01.04.07 - Фізика твердого тіла

104 - Фізика та астрономія

Подається на здобуття наукового ступеня доктора фізико-математичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

_______________ О.В.Коплак

Науковий консультант Макара Володимир Арсенійович доктор фізикоматематичних наук, професор, член-кореспондент НАН України

Київ – 2017

Зміст

АНОТАЦІЯ 2

ЗМІСТ 20

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 25

ВСТУП 26

РОЗДІЛ 1. Сучасні уявлення про спін-залежні процеси в

напівпровідниках. Перспективи напівпровідникової електроніки

1.1. Квантовий комп'ютинг на кремнієвих кубітах. Ізотопна інженерія

напівпровідників

38

38

1.1.1. Ізотопні ефекти в кремнії 43

1.1.2. Магнітні ізотопні ефекти 47

1.2. Фундаментальні прояви одноелектронних і парних спінових

процесів і їхня реалізація в об’ємі і на поверхні напівпровідників

1.2.1. Магнітні властивості дефектів у кремнії

53

53

1.2.2. Спін-залежне окислення поверхні кремнію 55

1.2.3. Вплив зовнішнього магнітного поля на електронні процеси в

напівпровідниках

61

1.3. Напівпровідникова спінтроніка. Гіпотези й реальність

1.3.1. Колективні спінові процеси в магніторозбавлених

напівпровідниках

67

67

1.3.2. Спінова поляризація в гетероструктурах InGaAs/GaAs/δ- <Mn> 73

1.3.3. Кластерний феромагнетизм у тонкоплівкових нанокомпозитах

GaMnSb

1.3.4. Електрон-електронні кореляції в органічних провідниках α’-

78

82

21

(BEDT-TTF)2IBr2 і (DOEO)4HgBr4·TCE 82

Висновки до Розділу 1 87

РОЗДІЛ 2. Методика і техніка експериментів

2.1. Методи дослідження магнітних властивостей напівпровідників

89

89

2.1.1. Електронний спіновий резонанс і його реалізації в

напівпровідниках.

90

2.1.2. Ядерний магнітний резонанс високої роздільної здатності 95

2.1.3. Магнітометричні методи дослідження за допомогою надпровідного

квантового інтерференційного магнітометра

97

2.1.4. Методика визначення питомого опору, концентрації носіїв заряду і

їхньої рухливості в магнітному полі

98

2.2. Методи очищення поверхні й контролю структури, ізотопного й

домішкового складу напівпровідників

2.2.1. Спектроскопія вторинної іонної емісії

100

100

2.2.2. Рентгенівська фотоелектронна спектроскопія 103

2.2.3. Атомно-силова мікроскопія 105

2.2.4. Електронна мікроскопія органічних напівпровідників 107

2.2.5. Фотолюмінесцентні методи контролю деформаційних дефектів,

квантових ям і методи їхнього дослідження

108

2.3. Карта зразків, використаних для досліджень 109

2.3.1. Ізтопно-збагачені кристали кремнію, як джерело впливу ядерних

спінів на електронні процеси

110

2.3.2. Напівпровідникові гетероструктури - основа неорганічної

спінтроніки

112

22

2.3.3. Органічні напівпровідники α '- (BEDT-TTF)2IBr2 і (DOEO)4 [HgBr4]

ТCE

115

2.4. Висновки до Розділу 2 117

РОЗДІЛ 3. Магнітний ізотопний ефект і спін-залежні процеси на

поверхні кремнію

3.1. Магнітостимульована кінетика окислення поверхні кремнію з

природним вмістом ізотопів

119

119

3.2. Вплив магнітного поля на окислення кремнію, збагаченого

магнітним ізотопом 29Si. Магнітна ізотопна сепарація

131

3.3. Вплив пластичної деформації на розподіл ізотопів 28Si, 29Si, 30Si в

приповерхневих шарах монокристалів кремнію

140

Висновки до Розділу 3 147

РОЗДІЛ 4. Магнітно-резонансна спектроскопія ізотопно-збагачених

кристалів кремнію з деформаційними дефектами

4.1. Ядерний магнітний резонанс і кінетика релаксації ядерної

намагніченості в кремнії

149

149

4.2 Електронний парамагнітний резонанс деформаційних дефектів у

кристалах кремнію

162

4. Висновки до Розділу 4 178

РОЗДІЛ 5. Магнітометричні й фотолюмінісцентні дослідження

деформаційних дефектів у кремнії

5.1. Вплив деформації на пара- і діамагнітну складові намагніченості

кремнію

180

180

5.2. Фотолюмінесценція дислокаційних рівнів в ізотопно-збагачених

кристалах кремнію

188

23

5. Висновки до Розділу 5 195

РОЗДІЛ 6. Нано - і гетероструктури A3B

5 магнітних напівпровідників

6.1. Магнітні властивості тонких плівок GaSb:Mn. Магнітні флуктуації в

кластерах MnSb у тонких плівках GaSb: MnSb

197

197

6.2. Вплив технологічних параметрів приготування плівок на їхні

магнітні властивості

205

6.3. Електрична мікрохвильова провідність плівок і провідність на

постійному струмі

209

6.4. Феромагнітне впорядкування в плівках GaSb:Mn 220

6.5. Взаємозв’язок магнітних властивостей і електропровідності плівок

GaSb:Mn

223

6.6. Релаксація намагніченості плівок GaSbMn 229

6.7. Магнітні флуктуації в кластерах MnSb у плівках GaSb:MnSb 245

6.8. Електронна спінова динаміка і перколяційний магнетизм

гетероструктур GaAs:Mn з квантовою ямою

248

Висновки до розділу 6 258

РОЗДІЛ 7. Органічні напівпровідники α'-(BEDT−TTF)2IBr2 та

(DOEO)4[HgBr4]·TCE 260

7.1. Два типи центрів локалізації носіїв заряду в органічних

напівпровідниках (DOEO)4[HgBr4]·TCE 260

7.2. Рентгенівська і ультрафіолетова спектроскопія поверхні кристалів

(DOEO)4[HgBr4]·TCE

269

7.3. Магнітні та електричні властивості напівпровідників α '- (BEDT-TTF)

2IBr2

280

24

7.4. Вплив ізотопного заміщення на магнітні властивості

напівпровідників α '- (BEDT-TTF)2IBr2 і β- (BEDT-TTF)2IBr2 289

Висновки до Розділу 7 298

РОЗДІЛ 8. Рекомендації щодо оптимізації і практичної реалізації

результатів дисертації

8.1. Пошук спінових ефектів у неорганічних і органічних

напівпровідниках

300

300

8.2. Використання спін-залежних процесів на поверхні кремнію в

квантовому комп’ютинзі

301

8.3. Умови використання колективних спінових процесів у

напівпровідниковій спінтроніці

306

8.4. Використання магнітовпорядкованих кластерів у провідній матриці

органічних напівпровідників

311

Висновки до Розділу 8 316

ВИСНОВКИ 318

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 321

ДОДАТКИ 358

ВИСНОВКИ

Розробленофізичніосновиуправлінняелектронноюспіновоюдинамікою

локалізованихцентрівіносіївзарядунагетерофазнихмежахуквантовихямах

надефектахструктуривтрьохгрупахнапівпровідниковихструктурαЦе

дозволиловирішитиважливупроблемувстановленнявзаємозвязку

електроннихпроцесівзядерноюспіновоюдинамікоювнапівпровідникових

гетероструктурахприродногоіштучногопоходженняНайважливішими

отриманимирезультатамиє

Виявленомагнітнийізотопнийефектвкристалахкремніюзбагаченого

ізотопомВстановленоспінзалежниймеханізмприскоренняхімічної

реакціїтриплетногокиснюзкремніємнаповерхнікристалів

якийполягаєуфракціонуваннімагнітнихінемагнітних



ядеркремніювпроцесійогоокисненнязарахунокзовнішнього

магнітногополяабонадтонкоївзаємодіїнеспареногоелектроназ

магнітнимядромВстановленоумовипластичноїдеформація

кристалівзгиномістисканнямприякихзмінюєтьсяпрофіль

розподілуізотопіввприповерхневихшарахунаслідокспінзалежногоокисненнятависхідноїдифузіївполімеханічних

напружень

Деформаціякристалівприводитьдопоявиновихпарамагнітних

центрівспектриЕПРякиханізотропнійволодіютьзначноюшириною

докЕлініїзанихвідповідаютьобміннопов’язанікластери

триплетногокиснюзіспіномякіувійшливприповерхневішарипри

високотемпературнійпластичнійдеформаціїіякіберутьучастьуспінзалежнихреакціяхІснуваннянемонотонноїтемпературноїзалежностів

кристалахприТКмагнітногомоментуМімагнітної

сприйнятливостіχкорелюєздислокаційноюлюмінесценцієюобумовлено

існуваннямантиферомагнітноївзаємодіїміжпарамагнітнимицентрамина

дислокаціях



СигналЯМРуширюєтьсязізбільшеннямконцентраціїмагнітних

ядеріпризводитьдопоявидублетуПейказмаксимумамиі

ШириналінійсигналуЯМРзалежитьвідкристалографічної

орієнтаціїзразкащодомагнітногополяспектрометраіпояснюється

ядерноюдипольноювзаємодієюміжсусіднімиядернимиспінами

якізустрічаютьсязймовірністювсусідніхвузлахкристалічної

решіткиНайбільшсильнадипольдипольнавзаємодіяміждвома

ядернимиспінамимаємісцеколивідстаньміжнимипаралельнаполюН

ПластичнадеформаціязгиномневпливаєнаширинулініїЯМР

ВстановленощопідвищеннятемпературивідКдоКпризводить

дозміникінетикирелаксаціїнасиченоїядерноїспіновоїсистемивід

степеневогозаконудосуперпозиціїстепеневогоіекспоненціальногояка

обумовленапереходомвідпрямоїелектронноядерноївзаємодіїз

неодноріднорозподіленимипарамагнітнимицентрамивведенимипри

пластичнійдеформаціїкристалівдоядерноїспіновоїдифузіїта

електронноядерноївзаємодіїзакцепторноюдомішкою

Залежністьмагнітногомоментунасиченнякластеріввід

концентраціїдірокприсм

обумовленазміноюположення

верхньоїмежіпідзониелектронівврезультатіформуваннябарєру

ШотткінакордонііПриконцентраціяхдіроксм

електрониможутьпроникатичерезбарєрШотткіімагнітний

моментнасиченняперестаєзалежативідконцентраціїдіроку

матриціЛогнормальнийрозподілферомагнітнихкластерівза

розмірамивідповідаєширокомурозподілуенергетичнихбарєрів

перемагнічуваннякластерівзависотоюабожделокалізацієюносіїв

зарядуякіконтролюютьтемпературублокуваннякластерівВстановлено

впливносіївзарядувматрицінаферомагнетизмкластерівпри

якомутемпературназалежністьпровідностінапостійномуструміплівокдобреописуєтьсясумоювкладівтунельноїістрибкової

провідностіздвомалокалізованимицентрами



Підтвердженоможливістьрегулюванняівизначенняконцентрації

електронівіступіньїхньоїспіновоїполяризаціїзадопомогоюсвітлав

гетероструктурахзквантовоюямою

Ступіньполяризаціїфотолюмінесценціїслідуєваріаціямнамагніченості

δшарупризмінітемпературиіорієнтаціїпідкладки

Механізмнамагнічуваннязалежитьвідорієнтаціїδшаруі

описуєтьсязакономБлохаабоперколяційнимферомагнетизмом

Показанощовмонокристалах·локалізаціяносіїв

зарядупризводитьдонемонотонноїзалежностіпитомогоелектричного

опоруімагнітногомоментуобумовленихконкуренцієюделокалізованих

іневзаємодійнихлокалізованихдірокатакожтихносіївзарядуякі

повязаніобмінноювзаємодієювантиферомагнітнихвключеннях

Виявленозмінуспектраенергійелектроніввалентноїзонипоблизурівня

Фермііпоявутонкоїструктуривультрафіолетовихфотоелектронних

спектрахпридосягненнітемпературилокалізаціїносіївзарядуПри

температуріКспівіснуютьдвімагнітніфазиантиферомагнітні

включеннящоєцентрамилокалізаціїносіївзарядудірокіпарамагнітні

центриізольованілокалізованідіркиВзаємодіяміж

антиферомагнітнимивключеннямиіпарамагнітнимицентрамисвідчить

просильніелектронелектроннікореляціївтакихструктурах

УмонокристалахαзізотопнимзаміщеннямСнаС

надейтерійпритемпературахТспостерігається

температурнийгістерезисфакторівширинилінійсигналуЕПР

магнітноїсприйнятливостіІзотопнезаміщенняпризводитьдозсуву

температурилокалізаціїносіївзарядуГоловноюпричиноюцихзмінє

змінаступенявпорядкованостіврозподіліізотопівЛокалізаціяносіїв

зарядувα’супроводжуєтьсярізкимизмінамипараметрів

ЕПРспектраінтегральноїінтенсивностіфактораіширинилініїПри

цьомуформалініїіїїанізотропіянезмінюютьсявпроцесілокалізації

носіївзарядуврегулярнихпозиціяхелементарноїкомірки

6

6