mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

на правах рукопису

ОЛЕКСІЄНКО ОЛЕНА БОРИСІВНА

УДК 699.866:692.232

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ ТА ДОВГОВІЧНІСТЬ КОНСТРУКЦІЙ фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі і споруди

Дисертація

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник:

Фаренюк Геннадій Григорович

доктор технічних наук, старший науковий співробітник

Полтава – 2013

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ							5

ВСТУП												6

РОЗДІЛ 1

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ, АНАЛІЗ СТАНУ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ		13

1.1 Паливно-енергетичний комплекс України та енерговитрати в житлово-комунальному фонді країни								13

1.2 Конструктивні принципи термомодернізації будівель із застосуванням фасадної теплоізоляції 									17

1.3 Визначення експлуатаційних показників конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою								24

1.4 Стан вивчення питань експлуатаційної надійності та довговічності теплоізоляції будинків									26

1.5 Аналіз існуючих методів розрахунку температурно-вологісного режиму огороджувальних конструкцій								28

1.6 Температурні деформації конструкцій фасадної теплоізоляції			34

1.7 Основні напрямки та завдання досліджень						38

РОЗДІЛ 2

ОЦІНКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ЯКОСТЕЙ ФАСАДНИХ СИСТЕМ З ШТУКАТУРНИМ ШАРОМ									40

2.1 Експлуатаційні показники конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками										40

2.2 Методика проведення експериментальних досліджень експлуатаційних показників фасадних конструкцій							48

2.3 Методичні положення з оцінювання експлуатаційних властивостей конструкцій фасадної теплоізоляції в умовах експлуатації будівель	54

2.4 Методичні основи визначення дефектів систем фасадної теплоізоляції та причини їх виникнення									56

2.5 Методичні основи визначення визначення критеріїв довговічності систем фасадної теплоізоляції									59

2.6 Методика досліджень огороджувальних конструкцій фасадної теплоізоляції в кліматичній камері									64

2.7 Методика експериментального визначення температурних деформацій теплоізоляційних матеріалів								71

2.8 Висновки до розділу									75

РОЗДІЛ 3

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ КОНСТРУКЦІЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ З ОПОРЯДЖЕННЯМ ШТУКАТУРКАМИ							77

3.1 Проведення натурних досліджень фасадної теплоізоляції в умовах експлуатації											77

3.1.1 Класифікація деструктивних факторів впливу на фасадну    теплоізоляцію										88

3.2 Дослідження показників стійкості конструкцій фасадної теплоізоляції до кліматичних впливів в лабораторних умовах					91

3.3 Результати проведення експериментальних досліджень з визначення динаміки розкриття тріщин штукатурног шару фасадної теплоізоляції			97

3.4 Експериментальні дослідження температурних деформацій в лабораторних умовах												111

3.5 Теоретичні дослідження температурних деформацій фасадної системи теплоізоляції											120

3.5.1 Аналіз температурних напружень штукатурних покриттів фасадної системи теплоізоляції									121

3.6 Висновки до розділу									128

РОЗДІЛ 4

АНАЛІТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕПЛОВОЛОГІСНОГО РЕЖИМУ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З ФАСАДНОЮ       ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ										131

4.1 Математична модель для опису тепловологісного режиму фасадної теплоізоляції											131

4.1.1 Алгоритм розрахунку визначення кількості накопиченої шарами багатошарової огороджувальної конструкції вологи, що сконденсувалася за розрахунковий місяць 									135

4.1.2 Алгоритм розрахунку визначення кількості вологи, що випаровується за розрахунковий місяць періоду вологовіддачі					139

4.2 Розрахунки тепловологісного режиму фасадної системи теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою								144

4.3 Порівняння результатів розрахунку за допомогою розробленої математичної моделі з існуючим методом								149

4.4 Висновки до розділу									157

РОЗДІЛ 5

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНІ ТА ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЇ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ		160

5.1 Аналіз техніко-економічних показників конструкцій фасадної        теплоізоляції											160

5.2 Впровадження результатів роботи							166

5.3 Висновки до розділу									169

ВИСНОВКИ											170

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ							172

Додаток А												189

Додаток Б												191

Додаток В												197

Додаток Г												199

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ

ДБН ‒ Державні будівельні норми України.

ДСТУ ‒ Державний стандарт України.

КТР ‒ коефіцієнт температурного розширення.

ФС ‒ фасадна система.

Натурні дослідження ‒ випробування огороджувальних конструкцій в умовах експлуатації будівель.

Термін ефективної експлуатації (розрахункова довговічність) теплоізоляційних виробів ‒ це розрахунковий експлуатаційний період, протягом якого вироби зберігають свої теплоізоляційні властивості на рівні проектних показників, що підтверджується результатами лабораторних випробувань і зазначено в умовних роках експлуатації (терміну служби).

Імовірність безвідмовної роботи ‒ імовірністю того, що в заданому інтервалі часу не відбудеться відмови конструкції.

Довговічність – зберігання конструкції необхідних експлуатаційних властивостей протягом заданого часу.

Ключові слова: фасадна теплоізоляція, тонкошарова штукатурка, теплова надійність, довговічність, експлуатаційні властивості, опір теплопередачі, тепловологісний режим.

ВСТУП

Актуальність теми. У зв’язку зі складною екологічною ситуацією, енергетичними проблемами у житлово-комунальному господарстві, а також підвищенням вимог щодо рівня теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків, проблема енергозбереження та термомодернізації житлового фонду є актуальною для нашої країни.

Важливим напрямом в галузі будівництва України є впровадження енерго-, ресурсозберігаючих технологій та термомодернізація існуючого житлового фонду. Одним із шляхів реалізації даного напряму є теплова ізоляція фасадів будівель із застосуванням сучасних теплоізоляційних матеріалів. Перспективним конструктивним рішенням теплоізоляції зовнішніх стін в Україні є фасадна теплоізоляція з опорядженням штукатуркою. Цей тип теплоефективної стіни може застосовуватися як при новому будівництві, так і при реконструкції й термомодернізації будівель існуючого житлового фонду.

Система фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою повинна тривалий період зберігати первинні теплозахисні й гідрозахисні властивості при експлуатаційних діях на рівні, передбаченому проектом. Більшість розробників конструкцій фасадної теплоізоляції визначають безремонтний термін служби для своїх систем у межах 30 ‒ 40 років. Проте в експлуатаційних умовах спостерігаються ознаки відмов системи теплоізоляції вже через декілька років.

Фасадна теплоізоляція з штукатурним шаром – новий вид конструкції, що з’явилася у кінці ХХ століття. Тому вдосконалення методики розрахунку температурно-вологісного режиму з урахуванням річного циклу експлуатації та методики випробувань довговічності окремих елементів фасадної теплоізоляції й системи в цілому в Україні достатньою мірою не розроблені. Не існує перевірки практикою критеріїв для оцінювання експлуатаційних характеристик фасадної конструкції та методів випробування цих показників, також не розроблені критерії визначення оптимальних технічних рішень фасадної теплоізоляції.

Рекламна документація вітчизняних і зарубіжних фірм використовує приклади масштабного вживання таких систем утеплення в різних країнах, але не містить відомостей про результати визначення змін властивостей теплоізоляційних і опоряджувальних матеріалів та системи в цілому в процесі експлуатації. Відсутність методик випробувань приводить до того, що в наш час технічні свідоцтва про придатність систем утеплення зовнішніх стін до використання в будівництві на території нашої країни оформляються без повних досліджень їх температурно-вологісного режиму, експлуатаційних характеристик і довговічності.

Ключовим моментом у забезпеченні тепловологісного стану та довговічності системи фасадної теплоізоляції є стійкість фасадних штукатурок у процесі експлуатації до дії кліматичних факторів. Для штукатурних покриттів існує проблема розтріскування і втрати зчеплення з основою при дії усадки штукатурного шару й перепадів температур. Найважливішою характеристикою штукатурних покриттів, поряд з міцністю на розтяг і адгезією до основи, що визначає їх тріщиностійкість та впливає на довговічність, є гранична розтяжність штукатурок, кількісні значення якої не представлені в паспортних характеристиках жодним виробником штукатурних сумішей та систем фасадної теплоізоляції.

Актуальним також є питання забезпечення температурно-вологісного режиму фасадної теплоізоляції з уникненням можливого накопичення вологи в товщі стіни за річний період її експлуатації й наднормативного зволоження конструкції з випаданням конденсату за період з негативними середньомісячними температурами зовнішнього повітря. Це може привести до зниження теплоізоляційних властивостей фасадної системи, поперемінного заморожування-відтавання у весняно-осінній період і зниження довговічності огороджувальної  конструкції, з точки зору морозостійкості.

Таким чином, стосовно систем фасадної теплоізоляції існують декілька актуальних питань, пов'язаних із забезпеченням температурно-вологісного режиму, експлуатаційної надійності та довговічності, що вимагають додаткових досліджень і рішень.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Ця робота пов’язана із сучасними концептуальними засадами державної політики з питань енергоефективності, які визначені такими основними нормативно-правовими документами: Енергетична стратегія України на період до 2030 року; Галузева програма підвищення енергоефективності у будівництві на 2010 ‒ 2014 роки; Галузева програма енергоефективності та енергозбереження у житлово-комунальному господарстві на 2010 ‒ 2014 роки; а також у межах розвитку держбюджетних дослідних тем «Оцінювання надійності та ризиків несучих та огороджувальних будівельних конструкцій» (державний реєстраційний номер 0111U000839).

Метою дослідження є розроблення методики оцінювання експлуатаційних показників і довговічності конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками та встановлення їх теплофізичних властивостей.

Задачі дослідження. Для досягнення поставленої мети розв'язувалися такі наукові задачі:

− виконати аналіз фізичних процесів, які характеризують формування температурно-вологісного режиму, експлуатаційних властивостей та довговічності конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками;

− розробити критерії та методичні положення з оцінювання експлуатаційних властивостей і довговічності конструкцій фасадної теплоізоляції, впливу властивостей опоряджувального шару на інтегральні теплофізичні параметри конструкцій, установити характерні деструктивні фактори впливу й причини виникнення теплових відмов;

− виконати дослідження показників стійкості конструкцій фасадної теплоізоляції до кліматичних впливів та теплової надійності за умови безвідмовності;

− провести дослідження динаміки ширини розкриття тріщин декоративно-штукатурного шару фасадної системи залежно від змін параметрів навколишнього середовища;

− провести дослідження температурних деформацій штукатурних покриттів і теплоізоляційних матеріалів з урахуванням зміни температур;

− удосконалити математичну модель та алгоритм розрахунку температурно-вологісного режиму конструкції фасадної теплоізоляції з урахуванням річного циклу експлуатації;

Об’єкт дослідження ‒ експлуатація стінових конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою.

Предмет дослідження – теплофізичні характеристики та показники надійності та довговічності огороджувальних конструкцій з фасадною теплоізоляцією з тонким штукатурним шаром.

Методи дослідження – аналітичні та експериментальні методи  досліджень теплових показників огороджувальних конструкцій, методи статистичного аналізу впливу випадкових факторів.

Наукова новизна одержаних результатів:

− одержали подальшого розвитку визначення критеріїв і методичних положень оцінювання експлуатаційних характеристик та довговічності конструкцій фасадної теплоізоляції й впливу властивостей опоряджувального шару на інтегральні теплофізичні параметри конструкцій, установлено характерні деструктивні фактори впливу та причини виникнення теплових відмов;

− уперше проведено експериментальні дослідження динаміки ширини розкриття тріщин декоративно-штукатурного шару фасадної системи залежно від зміни параметрів навколишнього середовища та температурних деформацій теплоізоляційних матеріалів;

− отримали подальший розвиток експериментальні дослідження з визначення показників стійкості конструкцій фасадної теплоізоляції до кліматичних впливів з урахуванням мінливості їх фізико-механічних властивостей, дефектів, пошкоджень, навантажень і впливів на них та теплової надійності конструкцій за умови безвідмовності;

− дістали подальшого розвитку лабораторні та теоретичні дослідження температурних деформацій теплоізоляційних матеріалів фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою;

− удосконалено математичну модель та алгоритм розрахунку температурно-вологісного режиму фасадної системи з урахуванням річного циклу експлуатації.

Практичне значення одержаних результатів:

Результати експериментально-теоретичних досліджень покладено в основу розроблення огороджувальних конструкцій із поліпшеними теплотехнічними характеристиками:

− розроблено методи досліджень та критерії оцінювання експлуатаційних показників конструкцій фасадної теплоізоляції за показниками теплової надійності та енергетичної ефективності;

− запропоновано методику та рекомендації до прогнозування динаміки ширини розкриття тріщин штукатурного шару фасадної теплоізоляції за емпіричними формулами;

− здійснено визначення терміну ефективної експлуатації фасадної теплоізоляції за дослідженнями стійкості конструкцій до дії кліматичних впливів, розрахунку температурних деформацій штукатурного покриття та теплоізоляційних матеріалів;

− удосконалено математичну модель розрахунку температурно-вологісного режиму огороджувальних конструкцій, що дає змогу прогнозувати тепловологісний стан фасадної теплоізоляції для кожного місяця року.

Упровадження результатів дослідження. Основні результати роботи були в провадженні при проектуванні енергозберігаючих конструктивних рішень другої черги будівництва житлового будинку у м. Суми; термомодернізації зовнішніх огороджувальних конструкцій громадського будинку ГПУ “Полтавагазвидобування” у м. Полтава та корпусів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка.

Результати досліджень використано при розробленні:

– ДСТУ-Н «Конструкції будинків і споруд. Настанова з розрахункової оцінки тепловологісного стану огороджувальних конструкцій», у частині вдосконалення розрахункових методів оцінювання тепловологісного режиму огороджувальних конструкцій вологи на формування температурного та вологісного поля конструкцій в умовах річного циклу змін параметрів зовнішнього середовища.

– ДСТУ Б ETAG 17:2012 "Настанова для європейських технічних рішень комплектів ізоляції. Збірні конструкції для зовнішньої ізоляції стін (ETAG 17:2005. IDT)" у частині формулювання національних додатків при уточненні методики експериментального оцінювання показників довговічності конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатуркою, розрахункових методів визначення тепловологісного стану конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням тонкошаровою штукатуркою.

Особистий внесок автора. Наведені у дисертаційній роботі результати досліджень отримано здобувачем самостійно. У наукових працях автора, що опубліковані у співавторстві, здобувачу належать:

‒ аналіз конструктивного вирішення температурно-вологісного режиму та експлуатаційних якостей огороджувальних конструкцій фасадної теплоізоляції;

‒ дослідження кліматичних факторів впливу на фасадну систему;

‒ аналіз дії температури зовнішнього повітря на розкриття тріщин штукатурного шару фасадної системи теплоізоляції;

‒ оцінка довговічності сучасних фасадних систем з тонким штукатурним шаром;

‒ проведення експериментальних досліджень з визначення експлуатаційних характеристик конструкцій фасадної теплоізоляції;

‒ дослідження стійкості фасадної системи до кліматичних впливів і розрахунок теплової надійності;

‒ проведення натурних обстежень та перевірних розрахунків, розроблення конструктивних рішень та проектних пропозицій щодо підвищення теплотехнічних властивостей стінових конструкцій;

‒ проведення експериментальних досліджень та розрахунок температурних деформацій теплоізоляційних матеріалів конструкції фасадної теплоізоляції.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися та обговорювалися на: 60-ій ‒ 65-ій науковій конференціях професорів, викладачів, наукових співробітників та студентів університету Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка; науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи розвитку міст України» у м. Ужгород, травень 2010 року; науково-практичній конференції у м. Луцьк, квітень 2011 року; Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Інтегровані енергоефективні технології в архітектурі та будівництві «Енергоінтеграція ‒ 2012» у м. Київ, травень 2012 року; Першій Міжнародній науково-технічній конференції «Енергозбереження у будівництві. Сучасні конструктивні системи, ефективні матеріали та інженерне обладнання» у м. Київ, квітень 2013 року.

У повному обсязі дисертація доповідалась на розширеному засіданні кафедри архітектури та міського будівництва Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка у квітні 2013 року.

Публікації: Основні положення та результати роботи викладено у 15 статтях у наукових журналах та збірниках наукових праць, 7 із яких уходять до переліку фахових видань України.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, п'яти розділів, загальних висновків, списку літературних джерел з 176 найменувань та чотирьох додатків. Робота викладена на 203 сторінках, у тому числі 156 сторінок основного тексту, 15 повних сторінок з рисунками й таблицями, 29 таблиць, 74 рисунка, 17 сторінок списку використаних джерел, 15 сторінок додатків.

ВИСНОВКИ

На основі проведених експериментальних та теоретичних досліджень отримані нові наукові результати, що стосується встановлення експуатаційних властивостей та довговічності конструкцій фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою і спрямовані на вирішення важливої для України задачі по зниженню енерговитрат на опалення будівель. Поставлена в роботі мета досягнуті.

Виконані дослідження дозволяють зробити такі найбільш важливі висновки:

1. Проведено аналіз фізичних процесів, які характеризують формування  температурно-вологісного режиму, експлуатаційних властивостей та довговічності конструкцій фасадної теплоізоляції з опорядженням штукатурками.

2. Розроблено критерії та методичні положення з оцінювання експлуатаційних властивостей та довговічності конструкцій фасадної теплоізоляції, впливу властивостей опоряджувального шару на інтегральні теплофізичні параметри конструкцій. Установлено класифікацію деструктивних факторів впливу та причин виникнення теплових відмов.

3. Проведено дослідження показників стійкості конструкцій фасадної теплоізоляції до кліматичних впливів та теплової надійності за умовою безвідмовності. Встановлено, що стійкість збірної системи до кліматичних факторів становить 15,5%, теплова надійність конструкції, умова безвідмовності Rrш = 0,476, термін ефективної експлуатації ‒ 20 умовних років.

4. Вперше проведено дослідження та встановлено залежності динаміки ширини розкриття тріщин декоративно-штукатурного шару фасадної системи залежно від змін параметрів навколишнього середовища та температурних деформацій теплоізоляційних матеріалів.

5. Здійснено дослідження температурних деформацій штукатурних покриттів фасадної теплоізоляції залежно від перепадів температур. Значення середнього коефіцієнта температурного розширення (αср)  пінополістиролу в 3 ‒ 4 рази більший від штукатурних шарів, що пояснює численні пошкодження штукатурного шару фасадної теплоізоляції.У кутах концентрації напруження (отвори, віконні прорізи) головні напруження розтягу в штукатурних покриттях збільшуються в 1,2…1,8 разу.

6. Удосконалено математичну модель та алгоритм розрахунку температурно-вологісного режиму конструкції фасадної теплоізоляції, що дозволяє більш точно описати тепловологісні процеси в багатошарових конструкціях у річному циклі експлуатації та здійснювати розрахунки можливої конденсації вологи для кожного місяця року.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Качур П. Енергозбереження у житловому фонді: проблеми, практика, перспективи. Довідник / П. Качур // К. ‒ НДІпроектреконструкція. ‒ 2006 р. ‒ 138 с.

2. Ковалко М. П. Енергозбереження ‒ пріоритетний напрямок державної політики України / М. П. Ковалко, С. Л. Денисюк // Київ: HAH України, AT «Енергозбереження», 1998. ‒ 506 с.

3. Украина: энергосбережение в зданиях / TACIS ‒ Киев.: 1996. ‒ 274 с.

4. Ковалко М. П. Енергозбереження ‒ досвід, проблеми, перспективи. ‒ К.: Держкоменергозбереження України. ‒ 1997 ‒ 162 с.

5. Гохберг Ю. Ц. Повышение энергоэффективности жилых зданий второго периода индустриального домостроения при их капитальном ремонте / Ю. Ц. Гохберг, М. В. Светлаков, Е. В. Хамова-Малькова // Промышленное и гражданское строительство. ‒ 2008. ‒ № 12. ‒ С. 33 ‒ 34.

6. Строительная теплотехника: СНиП П-3-79: Центральный институт типового проектирвония Госстроя СССР, 1986. ‒ 32 с.

7. Александровський С. В. Расчет бетонных и железобетонных конструкций на изменение температуры и влажности с учетом ползучести / С. В. Александровський // Стройиздат, 1973. ‒ 431 с.

8. Александровский С. В. Прикладные теории теплопроводности и влагопроводности бетона / С. В. Александровский // М.: Российская академия архитектуры и строительных наук. ‒ 2001 ‒ 186 с.

9. Александровский С. В. Расчетные воздействия для прогнозирования долговечности ограждающих конструкций из ячеистого бетона / С. В. Александровский // Долговечность конструкций из автоклавных бетонов. ‒ Таллин, 1981 ‒ С. 134 ‒ 138.

10. Александровский С. В. Метод прогнозирования долговечности наружных ограждающих конструкций / С. В. Александровский // Исследования по строительной физике: Сб. научн. тр. НИИСФ ‒ М.: 1984. ‒ С. 81 ‒ 94.

11. Александровский С. В. Долговечность трехслойных панелей / С. В. Александровский // Исследования теплоизоляции зданий; сб. научн. тр. НИСФ – М.: 1985. – С. 98 ‒ 106.

12. Александровский С. В. Исследования поведения ячеистого бетона в криогенных фазовых превращения влаги / С. В. Александровский, Ю. Д. Ясин // Исследования теплоизоляции зданий: сб.научн.тр. НИИСФ – 1985. – С. 115 ‒ 121.

13. Богословский В. Н. Тепловой режим задания. / В. Н. Богословский // М: Стройиздат, 1979. – 248 с.

14. Богословский В. Н. Строительная теплофизика. (Теплофизические основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха). / В. Н. Богословский // Высшая школа, 1982. – 415 с.

15. Богословский В. Н. Расчет влагопередачи на основе потенциала влажности с использованием влажностных характеристик, полученных способом разрезной изотермической колонки / В. Н. Богословский, А. M. Микшер // Теплогазоснабжение и вентиляция: сб. науч. тр. МИСИ, – М.: 1977. – № 144. – С. 79 ‒ 85.

16. Богословский В. Н. Выбор теплофизических характеристик для расчета теплопередачи через ограждающие конструкции / В. Н. Богословский, И. Тертичник // Сб. науч. тр. МИСИ, Вып. 68, – М.: 1970. – С. 5 ‒ 15.

17. Фаренюк Г. Г. Экономические аспекты повышения уровня теплоизоляции стеновых ограждающих конструкций при реконструкции зданий / Г. Г. Фаренюк, А. Б. Тимошенко // Реконструкція житла ‒ К.: 2007, Вип. 8. ‒ С. 377 ‒ 385.

18. Власов O. E. Основы строительной теплотехники / O. E. Власов // М.: ВИА, 1938. – 92 с.

19. Власов О. Е. Долговечность ограждающих и строительных конструкций / О. Е. Власов // М.: ПИИСФ. ‒ 1963. ‒ 116 с.

20. Власов O. E. Физические основы теории морозостойкости / O. E. Власов // Успехи строительной физики в СССР: Сб. научн. тр. НИИСФ. – М.; 1967. ‒ Вып. 3. – С. 163 ‒ 176.

21. Власов O. E. Напряжения от действия объемных сил и долговечность строительных конструкций / O. E. Власов, Г. Г. Еремеев // Тепловой режим жилых и общественных зданий из крупноразмерных элементов. – 1964. ‒ Вып. 10. – М.: Стройиздат. – С. 7 ‒ 9.

22. Нелидов А. Защита минваты. Ограничения факторов, разрушающих утеплитель // А. Нелидов / Технология строительства, 2007. ‒ № 2. ‒ С. 57 ‒ 58.

23. Дешко Э. Л. Теоретические основы теплового расчета легкобетонной панели (с учетом нестационарности режимов теплопередачи и звукопроницания) при заданной вероятности безотказной работы по тепловым действам / Э. Л. Дешко // Тепловая эффективность жилых зданий: НИИСФ., 1980. ‒ С. 56 ‒ 71.

24. Ильинский В. М. Проектирование ограждающих конструкций зданий (с учетом физико-климатических воздействий) / В. М. Ильинский // М.: Стройиздат, 1964. ‒ 294 с.

25. Ильинский В. М. Строительная теплофизика / В. М. Ильинский // М.: Высшая школа. ‒ 1974. ‒ 318 с.

26. Лыков A. B. Явления переноса в капиллярно-пористых телах / A. B. Лыков // Гостехиздат, 1954. ‒ 296 с.

27. Лыков A. B. Теоретические основы строительной теплофизики / А. В. Лыков // Минск: АН БССР, 1961. ‒ 519 с.

28. Лыков A. B. Теория теплопроводности / A. B. Лыков // М.: Высшая школа, 1967. ‒ 599 с.

29. Лыков A. B. Теория сушки./ A. B. Лыков // М.: Энергия, 1968. ‒ 471 с.

30. Лыков A. B. Тепломассообмен: Справочник / A. B. Лыков // М.: Энергия, 1978. ‒ 479 с.

31. Лыков A.B. Теория тепло- и массопереноса / A. B. Лыков, Ю. А. Михайлов // Л.: Госэнергоиздат, 1963. ‒ 535 с.

32. Матросов Ю. А. Энергосбережение в зданиях. Проблема и пути ее решения / Ю. А. Матросов // М.: НИИСФ, 2008. ‒ 496 с.

33. Матросов Ю. А. Поэлементное теплотехническое нормирование ограждающих конструкций зданий / Ю. А. Матросов, И. Бутовский // Жилищное строительство. ‒ 1995. ‒ №12. ‒ С. 6 ‒ 10.

34. Матросов Ю. А. Региональное нормирование ‒ стимул повышения енергоэффективности зданий / Ю. А. Матросов, Д. Голыптейн // АВОК. ‒ М. ‒ 1997. ‒ С. 24 ‒ 29.

35. Матросов Ю. А. Энергосбережение в зданиях. Новые МГСН 2.01-99 требуют проектирования энергоэффективных зданий / Ю. А. Матросов, В. И. Ливчак, Ю. Б. Дипанов // Энергосбережение. ‒ 1999. ‒ № 2.

36. Матросов Ю. А. Новое поколение норм и стандартов теплозащиты зданий обезпечивает переход к энергоэффективному строительству / Ю. А. Матросов // Конструкція житла, Випуск 6. Державний комітет України з питань житлово-комунального господарства. ‒ НДІпроектреконструкція. ‒ 2005. ‒ С. 111 ‒ 123.

37. Матросов Ю. А. Сопоставительный анализ российской системы норм и стандартов по энергетической эффективности зданий с требованиями Европейского Союза / Ю. А. Матросов // Реконструкція житла ‒ К.: Міністерство будівництва та архітектури та житлова-комунального  господарства Украіни, НДІпроектреконструкція, 2006. ‒ Вип. 7. ‒ С. 21 ‒ 33.

38. Матросов Ю. А. Законодательство и стандартизация Европейского Союза энергоэффективности зданий / Ю. А. Матросов // АВОК. ‒ М.: 2006. ‒ №8. ‒ С. 22 ‒ 26.

39. Могилат А. Н. Теплоустойчивость полносборных наружных стен при действии солнечной радиации: автореф. дис. д-ра техн. наук: 05.482 Д Могилат А. Н. ‒ Минск, 1970 г. ‒ 30 с.

40. Могилат А. Н. Проектирование теплозащиты покрытий гражданских зданий / А. Н Могилат, Э. Н Кривобок // К.: Будівельник, 1982. ‒ 104 с.

41. Могилат А. Н. Строительная теплофизика ограждающих конструкций зданий. ‒ Учебное пособие для студентов вузов, обуч по спец. «Архитектура» / А. Н. Могилат, Г. Л. Волик, О. Ю. Юрин. // Полтавский инженерно-строительный институт. К.:УМКВО, 1989. ‒ 90 с.

42. Савицкий Н. В. Основы расчета надежности железобетонных конструкций в агрессивных средах: дис. д-ра техн. наук: 05.23.01, 05.23.05 / Н. В. Савицкий ‒ Днепропетровск, 1994. ‒ 400 с.

43. Савицкий Н. В. Методы оценки экономической эффективности енергосберегающих технологий / Н. В. Савицкий, Т. Д. Никифорова // Будівельні конструкції, К.: 2001. ‒ Вип. 54. ‒ С. 591 ‒ 596.

44. Строй А. Ф. Теплоснабжение и вентиляция сельскохозяйственных зданий и сооружений. Учебное пособие для студентов вузов, обуч, по спец. Сельскохозяйственное строительство / А. Ф. Строй // К.: Вища школа, Глав. Из-во, 1983. ‒ 215 с.

45. Строй А. Ф. Расчет и проектирование тепловых сетей / А.Ф Строй // К.: Будівельник, 1988. ‒ 144 с.

46. Строй А. Ф., Инженерное оборудование сельских производственных зданий. Справочник / А. Ф. Строй, В. И. Семенов, В. П. Василенко // К.: Урожай, 1988. ‒ 279 с.

47. Строй А. Ф. Управление тепловым режимом зданий и сооружений / А. Ф. Строй // К.: Вища школа, 1993. ‒ 155 с.

48. Руководство по расчету влажностного режима ограждающих конструкций / В. И. Лукьянов, В. Р. Левчук, В. Г. Гагарин, В. А. Могутов // М.: Сройиздат, 1984. ‒ 164 с.

49. Табунщиков Ю. А. Тепловая защита ограждающих конструкций зданий и сооружений // Ю. А Табунщиков, Д. Ю. Хромец, Ю. А. Матросов // М.: Стройиздат, 1986. ‒ 378 с.

50. Табунщиков Ю. А. Математическое моделирование и оптимизация теловой эффективности зданий / Ю. А. Табунщиков, М. М. Бродач ‒ М.: АВОК Пресс, 2002. ‒ 193 с.

51. Табунщиков Ю. А. Энергоэффективные здания / Ю. А. Табунщиков, М. Бродач, Н. Шилкин // М.: АВОК-Пресс, 2003. ‒ 200 с.

52. Ушков Ф. В. Метод расчета увлажнения ограждающих частей зданий / Ф. В. Ушков // М.: Из-во коммунального хозяйства РСФСР, 1955. ‒ 104 с.

53. Ушков Ф. В. Теплотехнические свойства крупнопанельных зданий и расчет потоков / Ф. В. Ушков // М: Стройиздат, 1967. ‒ 238 с.

54. Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей зданий / К. Ф. Фокин // М: Стройиздат, 1973. ‒ 287 с.

55. Хоменко В. П. Справочник по теплозащите зданий / В. П. Хоменко, Г. Г. Фаренюк // К.: Будівельник, 1986. ‒ 215 с.

56. Фомин С. Л. Работа железобетонных конструкций при воздействии климатической, технологической и пожарной среды: дис. д-ра техн. наук: 05.23.01, 05.266.05 / С. Л. Фомин, 1997 ‒ 544 с.

57. Франчук А. У. Вопросы теории и расчета влажности ограждающих частей зданий / А. У. Франчук // М: Госстройиздат, 1957. ‒ 188 с.

58. Франчук А. У. Методика определения влажностных характеристик строительных материалов / А. У. Франчук // К.: НИИСП Госстрой УССР, 1970.

59. Хлевчук В. Р. Научно-технические проблемы повышения теплозащиты железобетонных ограждений зданий: автореф. дисс. д-ра техн. наук : спец. 05.23.10, 05.23.03 / Хлевчук В. Р. // М.: 1989. ‒ 88 с.

60. Шкловер A. M. Теплотехнические расчеты зданий расположенных на юге CP / A. M. Шкловер // M.: Госстройиздат, 1952. ‒ 44 с.

61. Шкловер A. M. Теплоустойчивость зданий / A. M. Шкловер // M.: Гос. Издат. Лит. По строительству и архитектуре, 1952. ‒ 168 с.

62. Шкловер A. M. Метод расчета односложных и многосложных конструкций зданий на теплоустойчивость / A. M. Шкловер // M.: Изд-во архитектуры СССР, 1945. ‒ 79 с.

63. Шкловер A. M. Теплопередача при периодических тепловых воздействиях / A. M. Шкловер // Москва-Ленинград: Госэнергоиздат, 1961. ‒ 160 с.

64. Шкловер A. M. Основы строительной теплотехники жилых и общественных зданий / A. M. Шкловер, Б. Ф. Васильев, Ф. В. Ушков // М.: Госстройиздат, 1956. ‒ 350 с.

65. Ясин Ю. Д. Фазовые превращения воды в порах материалов при отрицательных температурах / Ю. Д. Ясин // Успехи строительной физики ‒ М., НИСФ 1969. ‒ Вып. 4. ‒ С .43 ‒ 47.

66. Ясин Ю. Д. Сравнительная оценка способов определения криогенных превращений влаги в строительных материалов / О. Д. Ясин, О. В. Дегтярев // НИИСФ ‒ 1972. ‒ т. 23 ‒ №1 ‒ С. 143 ‒ 144.

67. Ясин Ю. Д. Гистерезис фазовых превращений влаги в капиллярно-пористыхтелах // Ю. Д. Ясин// Исследования по строительной физике: сб. научн. тр. НИИСФ ‒ 1984. ‒ C. 95 ‒ 98.

68. Ясин Ю. Д. Пенополистиролы. Ресурс и старение материала. Долговечность конструкции / Ю. Д. Ясин, В. Ю. Ясин // Строительные материалы. ‒ 2002. ‒ №5.

69. Ясин Ю. Д. Современные ограждающие конструкции. Аспекты энергоэффективности, долговечности, пожаростойкости и экологии / Ю. Д. Ясин / Стены и фасады. М.: 2002. ‒ №4 (19). ‒ С. 28 ‒ 34.

70. Фаренюк Г. Г. Совершенствование принципов нормирования теплозащиты ограждающих конструкций зданий // Оконные технологии. ‒ 2000. ‒ № 4 ‒ С. 62 ‒ 64.

71. Савин В. К. Энергоэкономический анализ наружных ограждающих конструкций и оболочки здания в целом / В. К. Савин // Стены и фасады. М.: 2002. ‒ Вып. 19. ‒ С. 9 ‒ 16.

72. Савин В. К. Долговечность и эффективность зданий / В. К Савин // Окна и двери, М.: 2004. ‒ № 5 ‒ 6, С. 31 ‒ 36.

73. Фаренюк Г. Г. Наружные стены современных зданий и их конструктивные особенности // Особняк. ‒ 2000. ‒ № 3 (17) ‒ С. 32 ‒ 35.

74. EN ISO 10077-1:2000 Thermal performance of windows, doors and shutters -culation of thermal transmittance ‒ Part 1: Simplified method, 2000. ‒ 37 p.

75. EN ISO 6946:1999. Building components and building elements ‒ Thermal resistance and thermal transmittance ‒ Calculation method (Будівельні елементи конструкції. Термічний опір та теплопередача. Метод обчислення), 2008. ‒ 28 р.

76. ISO 7345: 1996. Thermal insulation ‒ Physical quantities and definitions, (Теплова ізоляція. Фізичні величини та визначення), 1996. ‒ 16 р.

77. ISO 8302: 1991. Thermal insulation - Determination of steady state thermal tance and related properties ‒ Guarded hot plate apparatus, 1991-08-15. ‒ 47 p.

78. ISO 9229: 2007. Thermal insulation ‒ Thermal insulation materials and products ocabulary. ‒ 50 p.

79. ISO 10456-2008 Thermal insulation ‒ Building materials and products ‒ terminations of declared and design thermal values, 2008. ‒ 37 p.

80. ISO 9288: 1989. Thermal insulation - Heat transfer by radiation ‒ Physical entities and definitions. 1989. ‒ 17 p.

81. ISO 9346: 1996. Thermal insulation ‒ Mass transfer ‒ Physical quantities and finitions. ‒ 14 p.

82. EN ISO 13370:1998 Thermal performance of buildings ‒ Heat transfer via the mund ‒ Calculation method. 1998. ‒ 54 p.

83. EN ISO 14683:1999 Thermal bridges in building constructions ‒ Linear thermal Calculation of heat flows and surface temperature ‒ Linear thermal omittance- Simplified method and default values. 1999. ‒ 29 p.

84. Методические рекомендации по обеспечению теплозащитных качеств мобильных зданий / Г. Г. Фаренюк, В. П. Хоменко, М. Д. Топольский и др. // НИИСК, 1984. ‒ 35 с.

85. Методические рекомендации по повышению теплотехнических показателей ограждающих конструкций на стадии их проектирования и изготовления / Г. Г. Фаренюк, В. П. Хоменко, А. И. Могилат, В. В. Чернявский // МСК, К., 1987. ‒ 30 с.

86. Directive 2002/91/ЕС of the European Parliament and of the Council of December 2002 on the Energy Performance of Buildings // Official Journal. 04.01.2003.

87. Фаренюк Г. Г. Удосконалення нормативної бази ефективних огороджувальних конструкцій / Г. Г. Фаренюк, М. О. Трохименко // Будівництво України, 2003. ‒ №8. ‒ С. 32 ‒ 35.

88. Методические рекомендации по климатическим испытаниям и контролю эксплуатационных качеств мобильных зданий / И. Н. Ткаченко, Г. Г. Фаренюк, В. П. Хоменко и др. ‒ К.: НИИСК, 1986. ‒ 24 с.

89. Гагарин В. Г. Продольная фильтрация воздуха в современных ограждающих конструкциях. Метод оценки теплозащиты стены здания с вентилируемым фасадом методом продольной фильтрации воздуха / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов, А. В. Садчиков // Журнал «АВОК», 2005. ‒ №8, С. 60 ‒ 70.

90. Гагарин В. Г. Достоинства и недостатки применения ветрогидрозащитных пленок (мембран) в вентилируемых фасадах / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов / Журнал срой профиль, 2008. ‒ №1 (63) ‒ С. 29 ‒ 33.

91. Протасевич А. Вопросы теплотехнического расчета наружных теплоизолированных стен зданий с экраном и вентилируемой прослойкой / А. Протасевич, Л. Калина, А. Крутилин // Строительный рынок, Минск, №20. ‒ 2003. ‒ С. 1 ‒ 5.

92. Протасевич A. M. Тепловой режим вентилируемых воздушных прослоек навесных фасадних систем / А. М. Протасевич, А. Б. Крутилин // М.: Строительные материалы, 2007. ‒ № 6, С. 13 ‒ 15.

93. Клімат України // В. М. Ліпінський, В. А. Дячко, М. Бабіченко / К.: Видавництво Раєвського, 2003. ‒ 343 с.

94. Круглова А. И. Климат и ограждающие конструкции / А. И. Круглова ‒ М:. Изд. литературы по строительству, 1970. ‒ 167 с.

95. Конструкції будинків і споруд. Консрукції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією. Настанова про технічну апробацію, технічний констроль та моніторинг: ДСТУ-Н Б В.2.6-88.2009 – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 11 с.

96. Фаренюк Г. Г. Класифікація та структура теплових відмов ізоляційної оболонки житлових та громадських будинків / Г. Г. Фаренюк // Будівництво України. 2008. ‒ № 10 ‒ с. 32 ‒ 34.

97. Zarr R. Glass Fiberboard, SRM 1450c, for Thermal Resístanse from 280 К to  K/R.R.Zarr.- NIST, Washington: U.S. Department of Commerce, 1997. ‒ 49 p.

98. Фаренюк Г. Г. Экспериментальные исследования долговечности пенопласта резопен / Г. Г. Фаренюк // Исследования теплозащиты зданий: сб.трудов НИИСФ, М.: 1983 ‒ С. 93 ‒ 99.

99. Фаренюк Г. Г. Метод определения допустимой влажности материалов ограждающих конструкций / Г. Г. Фаренюк // М.: 1985 ‒ 7 с.

100. Колотилкин Б. М. Долговечность жилых зданий / Б. М. Колотилкин // М.: Стройиздат, 1965. ‒ 254 с.

101. Базовский И. Надежность / И. Базовский // М.: Мир, 1965. ‒ 374 с.

102. Барзилович Е. Ю. Организация обслуживания при ограниченной деформации надежности / Е. Ю. Барзилович, В. А. Каштанов // М.: Сов. Радио, 1975. ‒ 136 с.

103.  Модели и годы оптимизации надежности сложных систем / В. Л. Волкович, А. Ф. Волошин, В. А. Заславский, И. А Ушаков // К.: Наукова думка, 1993 ‒ 312 с.

104. EN ISO 14683 Thermal bridges in building constructions ‒ Linear thermal calculation of heat flows and surface temperature ‒ Linear thermal transmittance-_mplified method and default values», 2008. ‒ 30p.

105. Endriukate A. The investigations of the parameters of the heat and mass transfer process in the stone wool layers of the walls: Summary of Doctoral Dissertation. ‒ Vilnius, 4. ‒ 28 p.

106. BS 5250: 2002. British Standard Code of practice for Control of condensation а buildings, 2002. ‒ 90p.

107. EN ISO 10456-99 Thermal insulation ‒ Building materials and products -Deterrminations of declared and design thermal values, 2000. ‒ 26 p.

108. Лукьянов В. И. Влияние замерзания влаги на влажностный режим оградающих конструкций / В. И. Лукьянов // Успехи строительной физики: сб. науч. тр. НИИСФ ‒ Вып.4. ‒ М.: 1969. ‒ С. 76 ‒ 84.

109. Лукьянов В. И. Влажностное состояние фрагмента железобетонной панели / Лукьянов В. И.,  Ясин Ю. Д. // Решение задач строительной физики на цифровых и истовых машинах: сб. научн. тр. НИИСФ ‒ М.: 1970. ‒ С. 60 ‒ 66.

110. Государственная система обеспечения единства измерений. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. Основные положения : ГОСТ 8.207 - 76. ‒ М.: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1976. ‒ 10 с.

111. Одельский Э. Х. Графо-аналитический метод построения влажностных характеристик покрытий / Э. Х. Одельский // Минск: АН БССР,  1938. – 36 с.

112. Одельский Э. Х. Паропроницание через наружные ограждения зданий / Э. Х. Одельский // Известия вузов. Строительство и архитектура. – Новосибирск, 1969. – С. 33 ‒ 38.

113. Казанский В. М. Удельная теплота испарения и потенциал переноса влаги / В. М. Казанский // ИФЖ – 1963 – №12 – С. 44 – 51.

114. Казанский В. М. О потенциале массопереноса в коллоидных телах / В. М. Казанский// ИФЖ – 1966 – №3 – С. 393 – 395.

115. Никитина Л. М. Термодинамические параметры и коэффициенты массопереноса во влажных материалах / Л. М. Никитина // М.: Энергия, 1968 – 500 с.

116. Андрианов К. А. Прогнозирование долговечности (работоспособности) пенополистирола в ограждающих конструкциях зданий: Дис. канд. тех. наук: 05.23.05 / К. А. Андрианов // Тамбов., 2002. ‒ 212 с.

117. Корниенко С. В. Замерзание влаги в материалах ограждений / С. В. Корниенко // Жилищное строительство. – М.: 2007. – №9. – С. 17 – 18.

118. Корниенко С. В. Метод инженерной оценки влажностного режима ограждающих конструкции на основе потенциала влажности / С. В. Корниенко // Промышленное и гражданское строительство. – М.: 2008. – №2. – С. 46 – 48.

119. Шпайдель К. Диффузия и конденсация водяного пара в ограждающих струкциях / К. Шпайдель [пер. с нем. В. Г. Бердичевского] // М.: Стройиздат, 1985. ‒ 48 с.

120. DIN 4108. Warmeschutz im Hochbau. Deutsche Norm, 2008. ‒ 34 р.

121. Фаренюк Г. Г.Стани теплових відмов ізоляційної оболонки будинків та експериментальні методи їх визначення / Г. Г. Фаренюк /// Реконструкція житла, Вип. 9. ‒ 2008. ‒ С. 99 ‒ 106.

122. Синицин Д. А. Стойкость штукатурных покрытий в системах фасадной теплоизоляции: Дирер. канд. тех. наук: 05.23.05 / Д. А. Синицин // Уфа. ‒ 2006. ‒ 150 с.

123. Zarr R. R. International Comparison of Guarded Hot Plate Apparatus Using National and Régional Référence Materials / R. R. Zarr, J. Filliben / NIST, Washington: U.S.; Department of Commerce, 2002. ‒ 81 p.

124. Zarr R. R. Room-temperature thermal conductivity of fumed-silica insulation for a standard reference material / R.R.Zarr, M.W.Davis, E.N.Anderson // NIST, Washington: U.S. Department of Commerce, 1996. ‒ 39 p.

125. Использование тепловизионной техники в строительстве (Обзорная шформация) // А. Я. Ткачук, В. И. Сухарев., Г. Г. Фаренюк и др. / Инженерное оборудование мест жилых и общественных зданий / ЦНТИ, М.: 1983. ‒ Вып. 5 ‒ 21 с.

126. Тимофеев М. В. Розрахунки теплової ізоляції будівель / М. В. Тимофеев, Г. Г. Фаренюк // Донецьк, Норд-Прес, 2009. ‒ 73 с.

127. Фаренюк Г. Г. Функціональне проектування сучасних огороджувальних конструкцій / Г. Г. Фаренюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка ‒ К.: 2007. ‒ Вип. 25 ‒ С. 109 ‒ 113.

128. Завойський А. К. Досвід улаштування і напрямки вдосконалення теплолоізолювальних фасадних систем / А. К. Завойський, П. Є. Григоровський // Нові технології в будівництві. ‒ 2007, №1 (13). ‒ С.21 ‒ 30.

129. Фаренюк Г. Г. Тепловые и экономические аспекты энергосбережения в зданиях / Г. Г. Фаренюк, Е. Г. Фаренюк // Оконные технологии – 2000. – № 3 – С. 32 – 35.

130. Фаренюк Г. Г. Нормативно-методичне забезпечення енергоефективних житлолових та громадських будинків / Г. Г. Фаренюк // Енергозбереження  в будівництві: тепло- та звукоізоляційні матеріали; фасади, фасадні системи матеріали конференції, 2006. – С. 121 – 126.

131. Фаренюк Г. Г. Характеристики теплоизоляции ограждающих конструкций / Г. Г. Фаренюк., Е. Г. Фаренюк // Оконные технологии ‒ 2003. ‒ № 12 ‒ С. 5 ‒ 59.

132. Фаренюк Г. Г. Енергетична ефективність підвищення теплотехнічних показників основних елементів теплоізоляційної оболонки будинків / Г. Г. Фаренюк // Будівництво України, 2008. ‒ № 8. ‒ С. 12 ‒ 14.

133. Фаренюк Г. Г. Нові державні норми з проектування теплоізоляції будівель / Г. Г. Фаренюк // Будівництво України, 2007. ‒ №7. ‒ С. 22 ‒ 24.

134. Фаренюк Г. Г. Методика лабораторних досліджень теплостійкості огороджень / Г. Г. Фаренюк, М. В. Тимофеєв, О. М. Білоус // Будівельні конструкції, К: Логос, 2008. ‒ Вип. 68 ‒ С. 131 ‒ 137.

135. Фаренюк Г. Г. Метод оцінки граничної вологості теплоізоляційних матеріалів по тепловій надійності огороджувальних конструкцій / Фаренюк Г. Г. // Будівельні конструкції, К.: Логос, 2008 ‒ Вип.68 ‒ С. 121 ‒ 130.

136. Тимофеев А. П. Теплофизические свойства пенопластов ‒ заполнителей треехслойных панелей / А. П. Тимофеев // Строительная теплофизика: сб.трудов НИИСФ ‒ М.: 1979. ‒ № 22 ‒ С. 97 ‒ 103.

137. Фаренюк Г. Г. Косвенный метод оценки долговечности наружных ограждающих конструкций, основанный на экономическом подходе / Г. Г. Фаренюк. Исследования теплозащиты зданий: сб. нучн. тр. НИИСФ ‒ М. ‒ 1983. ‒ С. 40 ‒ 44.

138. Хлевчук В. Р. К вопросу оценки долговечности полимерных теплоизоляционных материалов строительного назначения / Хлевчук В. Р., И. А. Румянцева // Строительная теплофизика. НИИСФ, Вып. 17 ‒ 1976. ‒ С. 34 ‒ 37.

139. Соколов А. М. Метод оценки перехода температуры через ноль в разных слоях стены за время отопительного периода / А. М. Соколов, Г. Г. Фаренюк // Будівельні конструкційї, Вип. 68 ‒ К.: Логос, 2008. ‒ С. 102 ‒ 108.

140. Фаренюк Г. Г. Методические аспекты определения теплопроводности строительных теплоизоляционных материалов / Г. Г. Фаренюк // Строительные материалы и изделия, 2004. ‒ № 1 (23). ‒ С. 14 ‒ 19.

141. Слюсаренко Ю. С. Методические основы оценки эксплуатационных характеристик конструкций зданий и сооружений // Ю. С. Слюсаренко, Г. Г. Фаренюк, В. П. Глуховский / Строительство, материаловедение, машиностроение. ‒ Вып. 25 Новейшие технологии диагностики, ремонта и восстановления объектов строительства и транспорта». ‒ Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры. Днепропетровск, 2003. ‒ С. 68 ‒ 73.

142. Фаренюк Г. Г. Методы определения расчетных величин теплофизических показателей строительных материалов // Г. Г. Фаренюк / Теплоізоляційні матеріали в будівництві. ‒ К.: 2004 ‒ С. 59 ‒ 64.

143. Жуков Д. Д. Некоторые аспекты выбора элементов легких штукатурных систем утепления: теория и практика // Д. Д. Жуков, Г. Г. Дубровина / Белорусский строительный рынок, 2005. ‒ №15 ‒ С. 4 ‒ 9.

144.  Методические рекомендации по определению теплотехнических показателей ограждающих конструкций в лабораторных условиях / В. П. Хоменко, Г. Г. Фаренюк, И. Я. Бутовский и др. // НИИСК, К.: 1982. ‒ 23 с.

145. Конструкції будинків та споруд. Теплова ізоляція будівель: ДБН В.2.6-2006. ‒ К.: Мінбуд України, 2006. ‒ 64 с.

146. Система государственных испытаний продукции. Камеры тепла и холода испытательные. Методы аттестации : ГОСТ 25051.2-82. ‒ ‒ М.: Изд-во стандартов, 1983 ‒ 43 с.

147. Материалы и изделия строительные. Методы определения сопротивления паропроницанию: ГОСТ 25898-83. ‒ [Введен с 01.01.1984]. ‒ М.: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1985. ‒ 9 с. ‒ (Государственный стандарт союза ССР).

148. Монастирев П. В. Физико-технические и конструктивно-технологические основы термомодернизации ограждающих конструкций жилых зданий (на примере Центрально-Чернеземного региона): Дисер. доктора тех. наук: 05.23.01 / П. В. Монастирев // Тамбов. ‒ 2005. ‒ 345 с.

149. Материалы строительные. Метод определения сорбционной влажности : ОСТ 24816 ‒ 81. ‒ [Введен с 01.01.1982]. ‒ М.: Государственный комитет СССР по делам строительства, 1981. ‒ 5 с. ‒ Государственный стандарт союза ССР.

150.  Карапузов С. К. Утепления фасадів / С. К. Карапузов, В. Г. Соха // К.: Вища освіта, 2007 ‒ 318 с.

151. Фаренюк Г. Г. Методичні принципи визначення оптимального рівня теплоізоляції огороджувальних конструкцій будинків / Г. Г. Фаренюк // Будівництво України – 2008. ‒ №5. – С. 20 – 24.

152. Фаренюк Г. Г. Класифікація систем утеплення за експлуатаційними конструктивними ознаками та порівняльний аналіз їх теплотехнічних властивостей / Г. Г. Фаренюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – К.: 2008. ‒ №1 (28) – С. 45 – 53.

153.  Макарова Л. В. Повышение трещеностойкости защитно-декоративных покрытий наружных стен зданий : Дисер. канд. тех. наук: 05.23.05 ‒ Пенза. ‒ 2004. ‒ 140 с.

154. Халимов Р. К. Иследование совместной работы строительных материалов в составе современных многослойных теплоэффективных наружных стен зданий: Дисер. канд. тех. наук: 05.23.05 ‒ Уфа. ‒ 2007. ‒ 221 с.

155. Фаренюк Г. Г. Теплоізоляція будівель в площині нової нормативно-технічної бази / Г. Г. Фаренюк // Нові технології в будівництві, 2007. ‒ № 1 (13). – с. 15.

156. Чернявський В. В. Теплоізоляційно-опоряджувальні фасадні системи як засіб термомодернізації житлового фонду України / В. В. Чернявський, О. І. Юрін, Г. Г. Фаренюк // Ресурсноекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди, Вип. 17 ‒ 2008. ‒ С. 365 ‒ 372.

157. Гусев Н. М. Основы строительной физики / Под ред. Н. М. Гусева. // М.: Стройиздат, 1975. ‒ 440 с.

158. Будівельна кліматологія. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожеж: ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. – К.: Мінбудархітектури України, 2011. ( 123 с.

159. Новиков С. И. Тепловое расширение твердых тел. М.: Наука, 1974. ‒ 292 с.

160. ДБН В.2.6-31: 2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. – К.: Мінбудархітектури України, 2006. ( 71 с.

161. ДБН В.2.6-33:2008. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації. – К.: Мінбудархітектури України, 2009. – 24 с.

162. ДСТУ В.2.6-36:2008. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. – К.: Мінбудархітектури України, 2009. – 43 с.

163. ДСТУ Б В.2.6-101:2010 Конструкції будинків і споруд. Метод визначення опору теплопередачі огороджувальних конструкцій. – К.: Мінбудархітектури України, 2010. – 43 с.

164. Современное фасадостроение: работа над ошибками // Технологии строительства. – 2004. – № 4. – С. 18 – 23.

165.Типология дефектов систем теплоизоляции «мокрого» типа. // СтройПРОФИль. – 2004. – №4 – 7, 2005. С. 1 – 4.

166. Василик П. Г., Голубев И. В., Трещины в штукатурках. // Строительные материалы. – 2003. – №4. – С. 14 – 16.

167. Введение в теорию планирования экспериментов. Д. Финни, перев. с англ., главная редакция физико-математической литературы изд-во «Наука». М.: 1970. – 288 с.

168. Е. Н. Львовский. Статистические методы построения эмпирических формул: Учеб. пособие для втузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1988. – 239 с.: ил.

169. Карамышева Ф.Н., Жучкова А.Н. Методические рекомендации по планированию эксперимента в технологии стройматериалов. Челябинск: УралНИИстромпроект, 1973. – 42с.

170. Налимов В.В. Теория эксперимента. Изд. “Наука”, М., 1973.

171. Внимание: Трещины на фасаде. // СтройПРОФИль. – 2004. ‒ № 4, № 5.

172. Системы наружного утипления: Проблемы выбора и критерии оценки. // СтройПРОФИль. – 2005. ‒ № 4. – С. 19 – 20.

173. Силаенков Е. С., Сальников М. Е. Методика определения долговечности системы утепления наружных стен с эффективным утеплителем. // Строительные материалы. – 2001. - № 1. – С. 15 – 17.

174. Савин В. К. Долговечность и эффективность зданий. // Стены и фасады. – 2004. - № 3 - 4. – С. 21 – 26.

175. Фаренюк Г. Г. Теплова надійність огороджувальних конструкцій та енергоефективність будинків при новому будівництві та реконструкції: Дисер. доктора тех. наук. ‒ К.: 2009. ‒ 338 с.

176. Гагарин В. Г. Теория состояния и переноса влаги в строительных материалах и теплозащитные свойства ограждающих конструкций зданий: Дисер. доктора тех. наук. ‒ М.: 2000. ‒ 396 с.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html