Становий Олександр Петрович, провідний інженер за темою 16БФ051-03 НДЛ &laquo;Електронно-оптичні процеси&raquo; кафедри експериментальної фізики Київського націо&shy;нального університету імені Тараса Шевченка: &laquo;Енерге&shy;тичний спектр пасток в оксидних та халькогенідних нано&shy;структурах&raquo; (01.04.05 - оптика, лазерна фізика). Спецра&shy;да Д 26.001.23 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

ВНЗ або наукова установа, де виконана робота

Міністерство освіти і науки України

Орган, до сфери управління якого належить установа

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Назва установи, де проводився захист дисертації

Міністерство освіти і науки України

Орган, до сфери управління якого належить установа

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

СТАНОВИЙ ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ

УДК 535.3; 535.37

ДИСЕРТАЦІЯ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ СПЕКТР ПАСТОК В ОКСИДНИХ ТА

ХАЛЬКОГЕНІДНИХ НАНОСТРУКТУРАХ

01.04.05 – оптика, лазерна фізика

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних

наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

____________ Становий О.П.

Науковий керівник Дмитрук Ігор Миколайович,

доктор фіз.-мат. наук, професор

Київ – 2019

ЗМІСТ

Вступ....................................................................................................................... 16

Розділ 1. Оптичні властивості кристалічних сполук, пов’язані з

структурними точковими дефектами.................................................................. 23

1.1 Класифікація структурних точкових дефектів ......................................... 23

1.2 Термостимульована люмінесценція як метод визначення енергії

активації центрів прилипання. Сучасний стан проблеми ............................. 27

1.3 Термоактиваційні явища в кристалах з переважно іонним типом зв’язку

.............................................................................................................................. 29

1.3.1 Утворення радіаційних дефектів в лужногалоїдних кристалах .... 29

1.3.2 Термолюмінесценція кристалів KCl, KBr, KI, NaCl, збудження при

4 K .................................................................................................................... 31

1.3.3 Термолюмінесценція лужногалоїдних кристалів, збудження при

80 K .................................................................................................................. 33

1.4 Оптичні властивості сполук типу АІІВVI (CdS та СdSe), пов’язані зі

структурними точковими дефектами .............................................................. 37

1.4.1 Термолюмінесценція та дефектно-домішкове поглинання

наночастинок CdS та СdSe........................................................................... 38

1.5 Прояв структурних дефектів ZrO2:Y2O3 в спектрах оптичного

поглинання та електронного парамагнітного резонансу............................... 40

1.5.1 Чисельні розрахунки енергетичної будови оксиду цирконію............ 41

Висновки до розділу 1....................................................................................... 42

Розділ 2. Матеріали та методи............................................................................. 44

2.1 Постановка експерименту........................................................................... 44

2.1.1 Експериментальна установка ............................................................. 44

2.1.2 Приготування зразків ........................................................................... 46

2.2 Методика обробки експериментальних результатів................................ 50

14

2.2.1 Метод кривих термолюмінесценції. Кінетичні рівняння ................. 50

2.2.2 Визначення енергії активації та поперечного перерізу захоплення

пасток.............................................................................................................. 56

Розділ 3. Осциляторна залежність в енергетичному спектрі центрів

прилипання кристалів KBr, KCl та NaI............................................................... 63

3.1 Явище термостимульованої люмінесценції в лужногалоїдних кристалах

KBr, KCl, NaI...................................................................................................... 63

3.1.1 KBr .......................................................................................................... 63

3.1.2 KCl........................................................................................................... 70

3.1.3 NaI........................................................................................................... 79

3.2 Модель пасток та механізм термоактиваційних процесів в

лужногалоїдних кристалах ............................................................................... 83

3.2.1 Поляронна модель пасток.................................................................... 85

2.4.2 Природа пасток, активних в термолюмінесценції ........................... 89

Висновки до розділу 3....................................................................................... 91

Розділ 4. Енергетичний спектр пасток в монокристалах та наночастинках

сульфіду та селеніду кадмію................................................................................ 92

4.1 Термостимульована люмінесценція моно-, мікрокристалів та

наночастинок CdS та CdSe................................................................................ 92

4.2 Визначення енергій активації пасток. ....................................................... 99

4.3 Механізм термолюмінесценції в CdS та CdSe........................................ 103

Висновки до розділу 4..................................................................................... 105

Розділ 5. Енергетичний спектр пасток та особливості фотолюмінесценції

оксиду цирконію, стабілізованого в тетрагональній та кубічній фазі........... 106

5.1 Низькотемпературна термолюмінесценція оксиду цирконію,

стабілізованого оксидом ітрію та легованого Cr, Mn, Fe ........................... 106

5.2 Прояв порушення структури кристалічної гратки в спектрах

комбінаційного розсіювання світла ............................................................... 112

15

5.3 Уширення піків термолюмінесценції, обумовлене порушенням

структури кристалічної гратки....................................................................... 114

5.4 Визначення енергій активації пасток ZrO2:Y2O3 .................................... 118

5.5 Вплив мілких пасток на дефектно-домішкову фотолюмінесценцію

ZrO2:Y2O3 та ZnMoO4 ...................................................................................... 119

5.6 Механізм термоактиваційних процесів ZrO2:Y2O3 ................................ 126

Висновки до розділу 5..................................................................................... 127

Висновки .............................................................................................................. 129

Список використаних джерел ............................................................................ 131

Додатки................................................................................................................. 149

Подяка................................................................................................................... 152

ВИСНОВКИ

Основнірезультатитависновкироботиможутьбутисформульовані

наступнимчином

Знайденощоенергетичнийспектрпастоквлужногалоїднихкристалах

таутворюєсеріїзначенькратнихціломуабонапівцілому

значеннюколивальногокванта



Коливальначастота



відповідаєлокальнійколивальніймодімолекулигалоїду





НцентруВстановленоприродупастокактивнихвтермолюмінесценції

укристалахта

Впершепроведенопорівняльнедослідженнянизькотемпературної

термолюмінесценціїмікромонокристалівтананочастинокта



Встановленощовнаночастинкахбільшінтенсивнимиє

низькотемпературніпікитермолюмінесценціїобумовленімілкими

пастками–еВвмонокристалах–високотемпературніщо

обумовленіпасткамизенергієюактивації–еВЗапропоновано

модельтермолюмінесценціївякійпасткищомаютьоднаковуенергію

активаціївтаєвакансіямиПасткиенергіяактивації

якихвідрізняєтьсявтавідповідаютьвакансіямкадміюабо

жміжвузловиматомамчи

Квантоворозмірнийефектдляенергійактиваціїпастокв

наночастинкахтавмежахточностівикористанихметодикне

спостерігався



Методомкривихтермолюмінесценціївизначеноенергетичнийспектр

пастоквзрізнимвідсотковимвмістом–мол

Діапазонзначеньенергійактиваціїстановить–еВ

Встановленощопорушенняструктурикристалічноїграткиаяк

наслідокнеоднорідністьоточеннядефектівпризводитьдорозкиду

енергетичнихположеньрівнівпастоквзабороненійзонітауширення

смугтермолюмінесценціїРозрахованезначеннярозкидуенергій

активаціїустановитьвіддоеВдлярізнихпасток

Запропонованомодельтермолюмінесценціїякавраховуєрозкид

енергетичнихположеньрівнівпастоквповязаний

порушеннямструктурикристалічноїграткиНаосновізапропонованої

моделіотриманоаналітичнуфункціюдляапроксимаціїконтурівпіків

термолюмінесценціїтавизначенняенергіїактиваціїпастокувипадку

уширенняпіківтермолюмінесценції

Показанощорентгенівськеопроміненнявпливаєна

низькотемпературнудефектнодомішковуфотолюмінесценцію

Спустошенняпастоктазміназарядовогостануточкових

дефектівзокрема



таТцентріввпливаєнавипромінювальніта

безвипромінювальніканалирекомбінаціїіякнаслідокзміну

інтенсивностіфотолюмінесценціїпристалійінтенсивностізбудження

Запропонованомодельфототатермолюмінесценціїдецентрами

рекомбінаціїєТцентрта

типуцентри

А



таАА



авякості

пастоквиступають–

центри

15

15