Мохамед Абделазиз Мохамед Абделазиз.
Локальная атомная и электронная структура новых катодных материалов: моделирование, оперативная диагностика и рациональный синтез = Local atomic and electronic structure of new cathode materials: computational design, operando diagnostics and rational synthesis : Local atomic and electronic structure of new cathode materials: computational design, operando diagnostics and rational synthesis : диссертация ... кандидата физико-математических наук : 01.04.15 / Мохамед Абделазиз Мохамед Абделазиз; [Место защиты: ФГАОУ ВО «Южный федеральный университет»]. - Ростов-на-Дону, 2021. - 109 с. : ил.больше

Цитаты из текста:

- стр. 1

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Южный федеральный университет» На правах рукописи Мохамед Абделазиз Мохамед Абделазиз Локальная атомная и электронная структура новых катодных материалов: моделирование, operando диагностика и рациональный синтез 01.04.15 – Физика и технология наноструктур, атомная и молекулярная физика...

- стр. 66

материале. Учитывая низкую стоимость материала и высокое напряжение интеркаляции, синтезированный материал на основе натрия является хорошим кандидатом в качестве нового катодного материала. С теоретической точки зрения мы представляем новую процедуру для практического создания нового смешанного материала LixNa1xCoPO4 путем последовательного электрохимического замещения Li и Na. В этом смысле, из-за отмеченной стабильности...

- стр. 98

методов рентгеновской дифракции и теоретического моделирования в рамках теории функционала электронной плотности мы проанализировали кристаллическую структуру материалов LiCoPO4 и NaCoPO4 наличие вакансий натрия в материале. Присутствие вакансий Na дополнительно подтверждается данными спектроскопии рентгеновского поглощения за К-краем Co, которые также выявили искажения в локальной координации Co из-за сосуществования фаз Co2+ и Co3+....

Оглавление диссертациикандидат наук Мохамед Абделазиз Мохамед Абделазиз

Оглавление

Introduction

Chapter I. Literature review

1.2 Lithium-ion battery operation principle

1.3 Summary of synthesis methods

1.4 First principle calculations

1.5 In situ/operando studies applied to Li-ion batteries

Chapter II. Methods

2.1 Synthesis technique

2.1.1 UiO-66 synthesis

2.1.2 LiCoPO4 @UiO-66 composite synthesis

2.2 Characterization Techniques

2.2.1 Powder X-ray Diffraction

2.2.2 X-ray Absorption spectroscopy

2.2.3 X-Ray Photoelectron Spectroscopy

2.2.4 Electrochemical Cell Preparation

2.2.5 First principle calculations

Chapter III. Influence of the atmosphere on the activation process

Chapter IV. Computation study of the material stability upon lithium and sodium ^

intercalation

Chapter V. 3d doping LiCoPO4

Chapter VI. LiCoPO4 coated by UiO-66 metal-organic framework

Conclusion

Main publications on the theme of the dissertation

References

6

6