Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Государственное предприятие «Антонов»

## На правах рукописи

##### Быков Михаил Николаевич

## УДК 629.138.6.001.12

выбор И назначениЕ директивной технологии

нанесения покрытий силовых авиаконструкций

по критериям долговечности

и экономической эффективности

05.07.02 – проектирование, производство и испытания летательных аппаратов

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

# Научный руководитель

Кива Дмитрий Семенович,

академик НАН Украины,

доктор технических наук, профессор

#### Киев  – 2012

#### СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ                                         ……….….  6

ВВЕДЕНИЕ                                                                                              ….…….…. 8

РАЗДЕЛ 1 Состояние проблемы использования

покрытий в самолетостроении. цель

и задачи диссертации                                               ………… 13

  - Структура используемых конструкционных материалов

в силовых деталях самолетных конструкций                           ……….….  13

  - Анализ применяемых покрытий в конструктивных элементах

самолетных агрегатов                                                                 ……….….  19

1.3 Защитные покрытия для титановых сплавов и высокопрочных

сталей, используемых в самолетостроении                                .…………..23

1.4 Применение порошковых  смесей для нанесения покрытий

конструкционных материалов                                                      …………….26

1.5 Анализ исследований по проблеме оценки экономической

эффективности новых решений в самолетных конструкциях …………..  27

1.6 Цель и задачи исследования                                                           ……….….  34

РАЗДЕЛ 2  	моделирование разрушений покрытий деталей

и узлов самолетных конструкций по предельному

значению определяющего параметра          ……..……36

2.1  Причины и виды разрушения покрытий                                        ...……….  36

2.2  Характеристики потока отказов в самолетных агрегатах

по причине разрушения покрытий                                                 ………….  42

2.3  Моделирование разрушения покрытий самолетных конструкций

по предельному значению определяющего параметра                ………….  50

2.4  Предельные параметры работоспособности покрытий

в высоконагруженных узлах агрегатов самолета                         ………….  58

2.5  Расчетно-экспериментальная модель разрушения покрытий

в высоконагруженных узлах самолетных конструкций              ………….  63

Выводы по разделу 2                                                                              ………….  71

РАЗДЕЛ 3  КРИТЕРИИ И МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ

ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРИМЕНЕНИЯ ПОКРЫТИЙ НА ЭТАПАХ

ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СУЩЕСТВОВАНИЯ САМОЛЕТА…….73

3.1  Критерии оценки экономической эффективности применения

покрытий в самолетных конструкциях                                                 ......….73

3.1.1  Критерии оценки экономической эффективности на этапе

проектирования                                                                                    ............74

3.1.2  Критерии оценки экономической эффективности при производстве

деталей  и узлов с покрытиями                                                          ...........76

3.1.3  Критерии оценки экономической эффективности использования

покрытий в процессе эксплуатации                                                   ............77

3.2  Стоимостные эквиваленты принимаемых решений

об использовании покрытий                                                                  ...........78

3.3  Методики оценки экономической эффективности использования

покрытий при доработках и в процессе эксплуатации

самолетных конструкций                                                                      …........84

3.3.1  Методика оценки прямых эксплуатационных расходов                 …........85

3.3.2  Определение стоимостных эквивалентов решений,

обеспечивающих повышение долговечности агрегатов

и деталей с покрытиями                                                                      ............87

3.3.3  Анализ стоимостных эквивалентов, связанных

с обеспечением надежности                                                               ……....89

3.4  Анализ трудозатрат на обслуживание покрытий в процессе

эксплуатации самолета и их стоимостные оценки                             .............92

Выводы по разделу 3                                                                                    ….…. 100

РАЗДЕЛ 4  МЕТОДИКИ НАЗНАЧЕНИЯ ПОКРЫТИЙ И ВЫБОРА

ОТДЕЛОЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ ИХ ОБРАБОТКИ С УЧЕТОМ

ТЕХНИЧЕСКИХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ЭФФЕКТИВНОСТИ                                                                ….…. 103

4.1  Стоимостные эквиваленты унификации и серийности производства

при обосновании директивного назначения покрытий                    ...…….103

4.2  Выбор отделочных операций обработки покрытий по критериям

экономической целесообразности                                                      ............109

  - Анализ эффективности использования антифрикционных покрытий

в самолетных конструкциях, выполненных из титановых сплавов…........119

  - Результаты исследований при назначении органо-композитных

покрытий в тяжело нагруженных узлах шасси самолетов Ан-70   .............127

Выводы по разделу 4                                                                                   ……....136

РАЗДЕЛ 5  ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ            .............138

5.1 Основные предпосылки технологических рекомендаций                .............138

5.2  Паспортизация и аттестация деталей и узлов самолета                  ...……..139

5.3  Результаты триботехнических исследований                                  ...……...146

ВЫВОДЫ                                                                                                   ………..149

Список использованных источников                                ………..151

ПРИЛОЖЕНИЯ                                                                                         ………..164

Приложение А1  Классификация покрытий по их применению

в деталях и узлах самолетных конструкций              ………..164

Приложение А2  Основные операции, состав и параметры нанесения

гальванических покрытий деталей

авиационных конструкций                                          ………..167

Приложение Б  Лакокрасочные покрытия и их свойства                      ………..171

Приложение В  Покрытия на основе порошков                                     ………..184

Приложение Г  Некоторые технико-экономические показатели          …….....203

Приложение Д  Акты о внедрении результатов диссертации                …….....205

#### ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

С	 стоимость;

а	 стоимость тонно-километра перевозок (себестоимость 1 т/км по летным

расходам;

а' полная себестоимость тонно-километра;

А	 расходы на эксплуатацию самолета в течение всего летного часа;

С	 стоимость одного килограмма самолета;

С	 стоимость одного килограмма самолета модифицированной конструкции;

m0  взлетная масса самолета;

mпуст  масса пустого самолета (без служебной нагрузки, топлива, грузов,

пассажиров, экипажа);

mком  масса коммерческой нагрузки;

mт масса топлива;

mк  масса конструкции самолета;

mсу  масса силовой установки;

mдв  масса двигателей;

mкр  масса крыла;

mф  масса фюзеляжа;

mоп  масса оперения;

mш  масса шасси;

mп  масса покрытия;

mi=mim0  относительная масса перечисленных выше элементов самолета;

χ коэффициент роста взлетной массы;

k  коэффициент коммерческой загрузки;

Там  амортизационный срок службы;

Тр  ресурс;

τ время;

Vp  рейсовая скорость самолета;

Sкр  площадь крыла;

Sоп  площадь оперения;

K  аэродинамическое качество;

P  суммарная тяга двигателей;

п  покрытия;

б  базовые покрытия;

h  линейный износ в соединении ось  втулка;

N долговечность покрытия;

p удельное давление в зоне контакта покрытий;

pкрб  критическое удельное давление в зоне контакта базовых покрытий;

pкри  критическое удельное давление в зоне контакта исследуемых покрытий;

Iпб  интенсивность изнашивания базовых покрытий;

Iпи  интенсивность изнашивания исследуемых покрытий;

tС  температура в зоне трения покрытия;

Lпр предельный путь трения для антифрикционного покрытия;

μ  коэффициент трения;

Vc  скорость скольжения в зоне трения;

ЗВС  цикл «земля  воздух  земля»;

ВП  «взлето-посадки».

#### ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Покрытия конструкционных материалов (износостойкие, коррозионно-стойкие, теплозащитные, электроизоляционные и др.) получили чрезвычайно широкое распространение в машиностроении. Их применение позволяет резко сократить потери металлов, повысить качество, надежность и долговечность техники.

Авиационная промышленность является той высокотехнологичной областью машиностроения, в которой использование покрытий является наиболее прогрессивным, как по разработке их составов и технологиям их нанесения, так и по эффективности их влияния на качество и ресурс авиационной техники. Для применения в авиастроении разработаны десятки покрытий различного функционального назначения, многие из которых прошли многолетнюю апробацию, а по ряду новых имеются рекомендации по их использованию.

Поэтому в процессе выполнения эскизного и рабочего проектов, при назначении директивных технологических процессов на изготовление деталей и узлов, при разработке условий на техническую эксплуатацию и ремонт самолетов неизбежно возникает задача выбора покрытий или их сочетаний, обеспечивающих заявленные эксплуатационные параметры.

Проблема заключается в том, что применение покрытий приводит к  увеличению трудоемкости в процессе производства самолета, к изменению его массовых характеристик, и, как следствие, к увеличению цены. Одновременно с этим применение покрытий приводит к увеличению межремонтных сроков и к значительному росту как календарного, так и технического ресурса.

Имеющиеся в настоящее время в распоряжении конструктора покрытия отличаются как по их стоимости, по трудоемкости их нанесения и обслуживания, так и по влиянию на ресурс деталей и узлов. Однако научно обоснованные рекомендации и методики, позволяющие выбирать покрытия при проектировании с учетом полного цикла существования самолета, в настоящее время отсутствуют.

Поэтому экономически обоснованная оценка противоречивых конструктивно-технологических решений при выборе покрытий и разработке директивной технологии их назначения приводит к минимизации совокупных затрат живого и овеществленного труда, являясь важной и актуальной народнохозяйственной задачей.

Связь работы с научными программами. Работа выполнялась в рамках научно-технических программ Минпромполитики Украины «Державна комплексна програма розвитку авіаційної промисловості України на період до 2010 року» (Постанова КМ України від 12.12.2001 року № 1665-25), отраслевой научно-технической программы «Продукція авіаційної промисловості» в ГП «Антонов», направленных на обоснованное назначение и эксплуатацию покрытий в высоконагруженных подвижных узлах самолета Ан-70, а также стратегии развития авиационной промышленности Украины до 2020 года.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является повышение конкурентности отечественных самолетов путем разработки и внедрения методов выбора и назначения директивной технологии нанесения покрытий на силовые элементы авиационных конструкций по критериям их долговечности и экономической эффективности в полном цикле разработки, производства и эксплуатации самолета.

Для достижения этой цели в диссертации были сформулированы и решены следующие задачи:

- разработать модель влияния конструктивно-технологических факторов на ресурс покрытий по предельному значению определяющего параметра;

- модифицировать критерии экономической эффективности использования покрытий для разных этапов создания и существования самолета;

- разработать методику оценки достоверности принимаемых конструктивно-технологических решений, связанных с применением покрытий;

- обосновать методику выбора покрытий и отделочных операций их обработки для высоконагруженных подвижных узлов самолетных конструкций по критериям экономической целесообразности;

- внедрить результаты диссертационной работы в практику назначения покрытий деталей и узлов отечественных самолетов.

Объектом исследования являются износостойкие и коррозионно-стойкие покрытия деталей и узлов авиационных конструкций и технологических процессов их нанесения.

Предметом исследования являются направления совершенствования директивной технологии применения покрытий в авиаконструкциях по критериям долговечности и экономической эффективности.

Методы исследований. Критерии экономической целесообразности использования покрытий силовых элементов самолетных конструкций получены на основе всестороннего и полного анализа известных критериев экономической эффективности с учетом особенностей влияния наносимых покрытий на ресурс и уменьшение массы на этапах проектирования, производства и эксплуатации самолетных конструкций.

Методика оценки достоверности  принимаемых решений по использованию покрытий силовых деталей разработана на основе полученных в диссертации их стоимостных эквивалентов.

Критерии целесообразности применения покрытий и отделочных операций их обработки в высоконагруженных подвижных узлах самолетных агрегатов получены на основе стендовых испытаний покрытий в предельных условиях с учетом стоимостных эквивалентов конструктивно-технологических решений.

Научная новизна полученных результатов:

- модифицированы критерии экономической эффективности применительно к покрытиям силовых элементов конструкций с учетом затрат при производстве и эксплуатации самолетных конструкций;

- получил дальнейшее развитие метод стоимостных эквивалентов (модификация метода весовых эквивалентов) для оценки конструктивно-технологических решений применяемых покрытий на различных этапах создания самолета;

- впервые получены критерии целесообразности применения конкретных покрытий и способов их отделочной обработки в процессе производства высоконагруженных подвижных узлов самолетных агрегатов на основе метода стоимостных эквивалентов.

Практическая значимость полученных результатов заключается в следующем:

- Создана методика принятия рациональных конструктивно-технологических решений, связанных с использованием покрытий в самолетных конструкциях.

- Полученные зависимости позволили решить задачи:

  - анализа влияния различных конструктивно-технологических факторов, направленных на обеспечение заданных технико-экономических параметров самолетных конструкций;

  - уменьшения трудозатрат при нанесении покрытий в процессе производства конструкций;

  - снижения трудозатрат на ликвидацию отказов, связанных с ресурсом покрытий;

  - уменьшения амортизационных отчислений за счет увеличения долговечности покрытий деталей и узлов;

  - назначения отделочных процессов обработки покрытий в высоконагруженных подвижных узлах самолетных агрегатов по критериям экономической целесообразности.

3. Разработаны и внедрены на ГП «Антонов» Технологические рекомендации по научно обоснованному назначению покрытий деталей из титановых сплавов и высокопрочных нержавеющих сталей.

Личный вклад соискателя. Соискатель лично разработал основные положения диссертации, а именно: систематизировал материалы для анализа эффективности использования антифрикционных покрытий в самолетных конструкциях и  установил причины и виды разрушения покрытий 85, определил характеристики потока отказов, связанных с разрушением покрытий 94,  разработал математические модели разрушения покрытий 94,  установил предельные параметры работоспособности покрытий, а также стоимостные эквиваленты унификации и серийности производства, разработал расчетно-экспериментальные модели разрушения покрытий, критерии оценки их экономической эффективности [107],   модели выбора отделочных операций обработки покрытий по критериям экономической целесообразности [116]. В совместной публикации 134  с научным руководителем личный вклад соискателя состоял в непосредственной разработке технологических рекомендаций по назначению директивной технологии покрытий высоконагруженных узлов и деталей самолетных агрегатов, принципов их паспортизации и аттестации и проведении триботехнических исследований.

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертации докладывались и обсуждались на международной научно-технической конференции «Проектирование и производство самолетов и вертолетов» (сентябрь 2007 г., пос. Рыбачье, Крым); на НТС ГП «Антонов» (20042008 гг.); на ежегодных международных научно-технических конференциях «Интегрированные компьютерные технологии в машиностроении»  (Харьков, 20082011 г.).

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 6 статьях, в сборниках научных трудов Перечня для публикации результатов квалификационных работ, а также в шести тезисах докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, выводов, списка использованных источников из 138 наименований и пяти приложений. Полный объем диссертации составляет 205 стр., в том числе    43 рисунка, 35 таблиц и 147 страниц основного текста.

выводы

В результате проведенных в диссертации исследований получено решение важной технико-экономической задачи оценки конструктивно-технологических возможностей, связанных с применением антикоррозионных и антифрикционных покрытий в самолетных конструкциях по критериям их весовой и экономической эффективности.

1. Для решения задач о целесообразности конструктивно-технологических решений, приемлемых на этапах проектирования и производства самолетных конструкций, предложен метод стоимостных эквивалентов оценки таких решений, учитывающих изменения прямых эксплуатационных расходов при изменении массы, ресурса и технологического обслуживания, вызванных использованием покрытий.

2. На основе стоимостных эквивалентов разработаны методики оценки конструктивно-технологических решений, связанных с применением покрытий при проведении доработки конструкции в процессе ее обслуживания (то есть при коэффициенте роста массы, равном единице). При этом получены стоимостные эквиваленты решений, обеспечивающих:

- повышение ресурса;

- заданную надежность;

- уменьшение трудозатрат на техническое обслуживание.

3. Предложенная методика директивного назначения покрытий и выбора способов их отделочной обработки при производстве самолетных конструкций базируется на известном критерии экономического эффекта оценки новых научно-технических решений. Отличительной особенностью методики является то, что технические параметры, входящие в полученные зависимости, определяются по предельным параметрам покрытий.

4. В работе представлены результаты исследования по определению предельных параметров покрытий, используемых в особо ответственных тяжелонагруженных подвижных узлах, определяющих, как правило, ресурс всего самолета и межремонтные сроки его технического обслуживания. Установлено, что такими параметрами являются: предельные давления в зоне трения; предельная температура, до которой покрытие сохраняет свою работоспособность; предельный путь трения до разрушения покрытия и коэффициент трения во всем диапазоне изменения внешней нагрузки. Для большинства покрытий, используемых в тяжелонагруженных самолетных узлах, определены их численные значения.

5. Установлено, что при выборе отделочных операций обработки антифрикционных покрытий требуется обязательное проведение сравнительных экономических расчетов, поскольку ряд способов отделочной обработки (например, алмазное и вибровыглаживание) в особенности в сочетании с обработкой контрпокрытия не всегда дают положительный эффект, так как затраты в производстве не окупаются незначительным ростом долговечности.

6. По результатам исследования для применения в подвижных узлах шасси самолета Ан-70 предложено и реализовано органо-композитное покрытие, удовлетворяющее как техническим требованиям, так и экономическому критерию за счет уменьшения трудозатрат при техническом обслуживании из-за отсутствия смазки этих покрытий в процессе эксплуатации.

7. Сравнительная экономическая оценка использования покрытий в особо ответственных подвижных узлах самолетных конструкций показывает, что:

- в узлах переставных стабилизаторов, поворотной консоли крыла, систем механизации крыла, выпуска и уборки шасси, т.е.  в узлах, у которых путь трения за цикл «земля  воздух  земля» или взлето-посадку не превышает 0,1 м, покрытия поверхностей трения следует выбирать по техническим параметрам с последующей экономической оценкой этого выбора;

- в узлах амортизационных стоек шасси, некоторых узлах системы крепления двигателей и механизации систем управления, у которых путь трения за тот же цикл составляет от 1,0 до 10 м, выбор покрытий и способов их отделочной обработки следует вести по предложенным методикам их экономической целесообразности из-за существенного влияния на ресурс самолета в целом.

8. Результаты диссертации в виде методик оценки экономической эффективности применяемых покрытий и реализующих их Технологических рекомендаций внедрены  в соответствующих подразделениях ГП «Антонов» при производстве самолетов АН.

список использованных источников

- Вигдорчик, С.А. Технологические основы проектирования и конструирования самолетов [Текст] / С.А. Вигдорчик. – М.: Изд-во МАИ, 1974. – 139 с.

- Гаркунов, Д.Н. Повышение износостойкости деталей конструкций самолетов [Текст] /  Д.Н. Гаркунов, А.А. Поляков. – М.: Машиностроение, 1974. – 199 с.

- Елизаветин, М.А. Технологические основы повышения надежности машин [Текст] /  М.А.   Елизаветин. – М.: Машиностроение, 1973. – 431 с.

- Плетнев, Д.В. Основы технологии износостойких покрытий [Текст] /  Д.В. Плетнев, В.Н. Брусенкова. – М.: Машиностроение, 1968. – 271 с.

- Технология тонких покрытий: справочник; под ред. Майсела [Текст] /  – М.: Советское радио, 1977. – 769 с.

- Рябков, В.И. Технологические пути повышения долговечности шарнирных соединений [Текст] /  В.И. Рябков, И.Н. Волох // Авиационная промышленность. – 1977. – № 10. – С. 38 – 43.

- Борисов, Ю.С. Плазменные порошковые покрытия [Текст] /   Ю.С. Борисов, А.Л. Борисова. – К.: Техніка, 1986. – 153 с.

- Антифрикционные свойства газотермических покрытий из порошков плакированных карбидов [Текст] / Ю.С. Борисов, Т.П. Гейшвили, И.Н. Горбатов и др. // Порошковая металлургия. – 1989. – №6. – С. 45 – 47.

- Исследование процессов изнашивания плазменных покрытий на основе карбида хрома при температурах 20...100°С [Текст] / Ю.С. Борисов, Ю.Г. Ткаченко, И.Н. Горбатов и др. // Порошковая металлургия. – 1979. – №10. – С. 80– 84.

- Исследование триботехнических характеристик графитсодержащих газотермических покрытий [Текст] / Ю.С. Борисов,   А.П. Мурашов,   А.Г. Гайдаренко, В.Г. Козырь // Теория и практика газотермического нанесения покрытий. – М., 1992. – С. 228 – 232.

- Борисов, Ю.С. Получение покрытий на основе железа методом газопорошковой наплавки [Текст] / Ю.С. Борисов, А.А. Нечипоренко, А.Г. Моляр // Адгезия расплавов и пайка материалов, 1997. – Вып. 33. – С. 88 – 93.

- Паспортизация триботехнических узлов газотурбинных двигателей. Поверхностный слой  [Текст] /  Ю.С. Борисов, И.А. Федорова, А.Л. Гайдаренко, В.Ф. Томник // Точность и эксплуатационные свойства деталей машин. –  М., 1991. – 
С. 11 – 61.

- Газотермические покрытия из порошковых материалов [Текст] /   Ю.С. Борисов, Ю.А. Харламов и др. – К.: Наукова думка, 1987. – 542 с.

- Костюк, Г.И. Физические основы создания электронных и плазменно-ионных технологий [Текст] /  Г.И. Костюк // Новые технологии в производстве авиационной техники. – Харьков, 1989. – С. 3 – 19.

- Кудинов, В.В. Нанесение покрытий напылением. Теория, технология, оборудование [Текст] /   В.В. Кудинов, Г.В.  Бобров. – М.: Металлургия, 1992. – 
432 с.

- Самофалов, С.И. Вакуумно-плазменная технология нанесения покрытий для обеспечения работоспособности узлов трения летательных аппаратов: дис. канд. техн. наук [Текст] / С.И.  Самофалов. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1991. – 186 с.

- Трофімов, В.А. Втомні характеристики авіаційних матеріалів з іонно-плазмовим покриттям [Текст] /  В.А. Трофімов  // Фізико-хімічна механіка матеріалів. –  2002, № 5. – С. 103 – 105.

- Триботехнические свойства покрытий на титановых сплавах [Текст] / П.В. Назаренко, И.Е. Полищук,  А.Г. Моляр, А.Е. Остраница // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 1998, № 2. – С. 26 – 31.

- Сулима, А.М. Качество поверхностного слоя и усталостная прочность деталей из жаропрочных и титановых сплавов [Текст] / А.М. Сулима, М.Н.  Евстигнеев. – М.: Машиностроение, 1974.– 254 с.

- Технологические основы обеспечения качества машин; под ред. К.С. Колесникова [Текст]. – М.: Машиностроение, 1990. – 256 с.

- Техническое обслуживание и ремонт парка стареющих самолетов. Сер. Авиационная и ракетная техника. [Текст]. – М.: ЦАГИ, 1992. – №6. – С. 1 – 14.

- Уськова, Н.А. Особенности формирования структуры покрытий и ее влияние на физико-механические свойства [Текст] / Н.А. Уськова // Адгезия расплавов и пайка материалов. К., 1997. – Вып. 22. – С. 113 – 117.

- Непобедимый, С.П. Особенности технологической обработки изделий новой техники [Текст] / С.П. Непобедимый. – М.: МВТУ им. Н.Э. Баумана, 1983. – 195 с.

- Можаровский, Т.Т. Экономическая   оценка  технологических  решений [Текст] / Т.Т. Можаровский // Положения по обеспечению эксплуатационной технологичности самолета Ил-96-300. – М., 1984. С. 62 – 73.

- Боборикін, Ю.О. Основи технології літакобудування. – Кн. 1. [Текст] / Ю.О. Боборикін, В.Т. Сікульський. – Харків: Нац. аерокосмічний університет “Харк. авіац. ін-т”, 2000. – 115 с.

- Бойцов, Б.В. Надежность шасси самолета [Текст] /  Б.В. Бойцов– М.: Машиностроение, 1976. – 216 с.

- Кривов, Г.А. Технология самолетостроительного производства [Текст] /  Г.А.  Кривов. – К.: КВІЦ, 1997. – 458 с.

- Jones, S.L. New Lockheed Center Explores Method of Cutting Composite Fabrication Costs [Текст] /  S.L. Jones // Metalworking New. –  1988. – V. 15. – N 680. – P. 1.24.

- Reinforced Polymer Composites on the Move Metal Advanced Materials and Processes. – Ed. by Kubel E.J. [Текст] /  1988. – V. 133. – N 5. P. 29-35.

- Margolis, J.M. Composites Challenge Metal for Aircraft [Текст] /  J.M. Margolis // Auto Panel Applications. Machine and Tool Blue Book, 1987. – V. 82. – N 2. – 
P. 45-48.

- Material Selector 1988. Composite Materials. Material Engineering [Текст] /  1987. – P. 241-253.

- Peel, C.J. The Application of Improved Aluminum Alloys and Steels in Aircraft Structures [Текст] /  C.J. Peel, D.C. McDarmaid // Aeronaut J. - 1981, 85. – N 847. – P. 320-326.

- New Materials Fly Better and Cheaper [Текст] /  Mech. Eng. – 1982, 104. – N 5. – P. 20-27.

- Современные технологии обработки и сборки изделий машиностроения / Г.А. Кривов, В.В. Сухов, А.И. Бабушкин и др. [Текст]. – К.: Техніка, 1993. – 143с.

- Балабуев, П.В. Политика в области качества авиационного комплекса им. О.К. Антонова [Текст] / П.В. Балабуев // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. – Харьков, 2000. – Вып. 18(1). – 
С. 6 – 8.

- Король, В.Н. Система обеспечения качества как важнейшая составляющая научных основ организации самолетостроительного производства [Текст] / В.Н. Король // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. – Харьков, 2000. – Вып. 15. – С. 6 – 18.

- Гайдачук, В.Е. Механика   композиционных   материалов: учеб. Пособие [Текст] / В.Е. Гайдачук, Я.С. Карпов  – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1989. – 
104 с.

- Конструирование и изготовление конструкций из композиционных материалов (на англ. яз.) [Текст] / В.Е. Гайдачук, Д.С.Кива, В.Н. Кобрин и др. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1989. – 128 с.

- Итоги науки и техники. Серия Авиастроение. Т.9. Самолетостроение за рубежом; под ред. С.М. Егера и С.В. Румянцева [Текст]. – М.: ВИНИТИ, 1986. – 264 с.

- Композиционные материалы в конструкциях летательных аппаратов. – Пер с англ. Г.А. Молодцова; под ред. проф. А.Л. Абибова [Текст]. – М.: Машиностроение, 1975. – 272 с.

- Advances in Composites Technology [Текст] // Mater. And Soc. – 1985, 9. – N 2. – P. 185-215.

- Alloy Makes React to Composite Gains [Текст] // Aviat. Week and Space Technol. – 1984. – N 13. – P. 62-63.

- Composite Applications on Boeing Commercial Aircraft [Текст] // 26-th Nat. SAMPE.

- Boeing Plans Substantial Foreign Involvement in 7-7 Development [Текст] // Aviat. Week and Space Technol. – 1985, 122. – N 22. – P. 211-212.

- Gibbs, H.H. K-polymer Composite Materials – a New Approach to Demage-tolerant Aerospace Structures [Текст] // SAE Techn. Pap. Ser., 1984. – N 841518. – P. 81-91.

- Composites Force  their Growth Rate Performance [Текст] // Iron Age, 1981, 224. - N34, 57, 59, 61. - P. 63 - 64.

- Bohom, H.L. Composites for large Transports – Facing the Challenge [Текст] / H.L. Bohom, J.G.   Davis // Aerosp. Amer., 1984, 22. -  N6. - P. 58 - 62.

- Son, D.R. Composites in Aircraft Construction [Текст] / D.R. Son // Flight Int., 1984, 119. – N3759. – P. 1151 – 1555.

- Riggs, J.P. Emerging Non-metallic Structural Materials Used for Air-frames and other Demanding Application [Текст] / J.P. Riggs // Mater. and Soc., 1984, 8. - N2. – P. 351 - 376.

- Flight Service  of Composite Structure  on McDonnell Douglas commercial airplanes [Текст] // SAMPE Quart., 1983, 15. - N1. – P. 36 – 44.

- Harper-Tervet, J. Material Evaluation of Second-generation Composites for Transport Wing Application [Текст] / J. Harper-Tervet, G. Hull // SAE Techn. Pap. Ser., 1984. -  N841520. – P. 93-101.

- Aircraft Applications of Titanium: a Review of the Past and Potential for the Future [Текст] // J. Aircraft, 1981, 18. - N12. – P. 993 – 1002.

- Aluminium Costings Alloy Can Substantially Reduce Aircraft Constructions Costs [Текст] // Aircraft Eng., 1984, 54. - N4. – P. 16-17.

- Harpur, N.F. Applications of Titanium [Текст] / N.F.  Harpur //Aircraft Eng., 1979, 51. – N1. – P. 15 – 24.

- Design of CORONA (Ti-5, 4-Al-5Mo-1, 5Cr) to Meet Application [Текст]  / F.H. Froes,  C.F. Yolton, T.C. Chessnutand and oth. // Mech. Behar-Mater. Proc. 3rd Int. Conf., Cambridge, 1979. - Vol. 3. – Toronto, 1979. – P. 403 – 412.

- Богуслаєв, В.О. Детонаційне нанесення покрить на деталі авіадвигунів [Текст] /  В.О. Богуслаєв, А.І. Долматов, П.Д. Жеманюк. – Запоріжжя, 2001. – 364 с.

- ГОСТ 12.3.044-75 ССБТ. Производство покрытий металлических и неметаллических. – Введ. 01.06.86.

- Уськова, Н.А. Влияние покрытий на физико-механические свойства и структуру поверхности авиадеталей [Текст] / Н.А. Уськова. – К.: Ин-т проблем материаловедения НАНУ, 1997. – 19 с.

- Авиастроение: летательные аппараты, двигатели, системы, технологии. – Под ред. д.т.н. проф. А.Г. Братухина  [Текст]. – М.: Машиностроение, 2000. – 536 с.

- Composite Materials, Technologies and Automation of Products Manufacturing; Ed. by K.V. Frolov, A.G. Bratukhin, O.S. Sirotkin and oth. V.S. [Текст]. – Moscow: SAMPE, 1997. – 523 p.

- Бродз, Л.Д. Технология и обеспечение ресурса самолетов [Текст] / Л.Д. Бродз. – М.: Машиностроение, 1986. – 170 с.

- Бецофен, С.Я. Структура и свойства ионно-плазменных покрытий TiN [Текст] / С.Я. Бецофен, Л.М. Петров, Э.И. Лазарев и др. // Изв. АН СССР. Сер. Металлы, 1990. – №3. – С. 158 – 165.

- А.с. 1568582 СССР МКИ С25Д 11/26. Способ получения покрытий на титане и его сплавах [Текст] / В.М. Белецкий, А.Г. Моляр, А.В. Гординский и др. – Опубл. 31.03.88. – 3 с.

- А.с. 818081 СССР МКИ В22 Г2/04. Способ получения антифрикционного композиционного материала [Текст] / В.М. Белецкий, И.И. Белобородов, Б.Н. Бейнисович и др. – Опубл. 14.12.79. – 2 с.

- Справочник оператора установок по нанесению покрытий [Текст] / А.И. Кострицкий, В.Ф. Карпов, М.П. Кибанченко и др.– М.: Машиностроение, 1991. – 176 с.

- Федирко, В.Н. Расширение функциональных возможностей титановых сплавов путем использования элементов вакуумной технологии при азотировании [Текст] / В.Н. Федирко, И.Н. Погорелюк // Технологические системы. – К., 2001. – Вып. 1. – С. 26 –  29.

- Моляр, А.Г. Определение оптимальной толщины покрытия нитрида титана в условиях фреттинг-коррозии [Текст] / А.Г. Моляр, А.И. Васильев // Перспективные направления развития технологии ремонта и надежности авиационной техники. – Киев, 1994. – С. 33-35.

- Моляр, Влияние режима нанесения покрытий титана на процесс его изнашивания при фреттинг-коррозии [Текст] / А.Г. Моляр, А.И. Васильев // Трение и износ, 1992. – Т.13. №2. – С. 350 – 355.

- Шестерин, Ю.А. Плазменные покрытия [Текст] / Ю.А. Шестерин, В.Н. Костриков. – М.: Машиностроение, 1977. – 295 с.

- Бадягин, А.А. Проектирование пассажирских самолетов с учетом экономичности эксплуатации [Текст] /  А.А. Бадягин, Е.А. Овруцкий. – М.: Машиностроение, 1964. – 296 с.

- Томашевич, Д.Л. Конструкция и экономика самолета [Текст] / Д.Л. Томашевич– М.: Оборонгиз, 1960. – 202 с.

- Арсон, Л.Д. Вариативное проектирование самолетных агрегатов: учеб. Пособие [Текст] / Л.Д. Арсон, В.И. Рябков, В.А. Урбанович. – Харьков: Харьк. авиац. ин-т, 1976. – 37 с.

- Гаспарский, В. Праксеологический анализ проектно-конструкторских разработок. – Пер. с польск. – Под ред. д.т.н. А.И. Половинкина [Текст] / В. Гаспарский. – М.: Мир, 1978. – 172 с.

- Филь, С.А. Праксеологический подход к решению задачи внутреннего проектирования салонов пассажирских самолетов в условиях рыночной экономики [Текст] / С.А. Филь // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. – Сб. науч. тр. Нац. аэрокосмич. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – вып. 40(1), 2001. – С. 58 – 71.

- Гайдачук, В.Е. Концептуальные подходы к оптимизации по массе многоотсековых сотовых конструкций летательных аппаратов [Текст] / В.Е. Гайдачук, В.В. Кириченко, В.И. Сливинский // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов. – Сб. науч. тр. Нац. аэрокосмич. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 43(4), 2005. – С. 7 – 26.

- Саркисян, С.А. Критерии оценки экономической эффективности технологических систем [Текст] / С.А. Саркисян, Д.Э. Станин // Труды МАИ. – М., 1974. – Т. 295. – С. 68 – 76.

- Гличев, А.В. Экономическая эффективность технических систем [Текст] / А.В. Гличев. – М.: Экономика, 1971. – 270 с.

- Великанов, К.М. Экономическая эффективность новой техники и технологии в машиностроении [Текст] / К.М. Великанов. – М.: Машиностроение, 1981. – 256 с.

- Голубев, И.С. Эффективность воздушного транспорта [Текст] / И.С. Голубев. – М.: Транспорт, 1982. – 288 с.

- Гамерат-Курек, Л.И. Экономика инженерных решений в машиностроении [Текст] /  Л.И. Гамерат-Курек– М.: Машиностроение, 1986. – 256 с.

- Смирнов, Н.М. Эксплуатационная надежность и режимы технического обслуживания самолетов [Текст] /  Н.М.  Смирнов. – М.: Транспорт, 1974. – 303 с.

- Смирнов, Н.М. Обслуживание и ремонт авиационной техники по состоянию [Текст] /  Н.М. Смирнов, А.А. Иунович. – М.: Транспорт, 1987. – 272 с.

- Методика определения экономической эффективности новой техники, изобретений и рационализаторских предложений [Текст].  – М.: Экономика, 1977. – 54 с.

- Методика определения годового экономического эффекта, полученного в результате внедрения новой техники [Текст]. – М.: Госгартех. издат., 1961.

- Быков, М.Н. Причины и виды разрушения покрытий деталей и узлов самолетных конструкций  [Текст] /  М.Н. Быков // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. научн. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 32(1). – С. 79 – 88.

- Бойцов, Б.В. Прогнозирование долговечности напряженных конструкций: Комплексное исследование шасси самолета [Текст] /  Б. В.  Бойцов – М.: Машиностроение, 1985. – 232с.

- Бартенев, С.С. Детонационные покрытия в машиностроении [Текст] /  С.С. Бартенев, Ю.Л. Федько. – Л.: Машиностроение, 1982. – 214с.

- Борисов, Ю.С. Газотермические покрытия из новых материалов: Справочник. [Текст] /  Ю.С. Борисов, Ю.А.  Харламов. – Киев: Наукова думка, 1987. – 544 с.

- Костржицкий, А.И. Многокомпонентные вакуумные покрытия [Текст] /  А.И. Костржицкий,  О.В. Лебединский– М.: Машиностроение, 1987. – 207 с.

- Грилихес, С.Л. Оксидные и фосфатные покрытия металлов [Текст] /  С.Л. Грилихес. – М.: Машиностроение, 1978. – 104 с.

- Кулик, А.Л. Газотермическое напыление композиционных порошков [Текст] /  А.Л. Кулик, Ю.С. Борисов. –  Л.: Машиностроение, 1966. – 197 с.

- Нанесение покрытий плазмой [Текст] / В.В. Кудинов, П.Ю. Пекшев, В.Е. Балащенко и др. – М.: Наука, 1990. – 408 с.

- Линник, В. А. Современная техника газогермического нанесения покрытий [Текст] / В. А. Линник, П.Ю.  Пекшев. – М.: Машиностроение, 1985. – 127 с.

- Быков, М.Н. Разрушение покрытий деталей и узлов самолетных агрегатов и их определяющие параметры [Текст] / М.Н. Быков // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. научн. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – X., 2007. – Вып. 3(50). –С. 101 – 113.

- Быков, М.Н. Определение предельных параметров работоспособности и оценка экономической эффективности применения покрытий самолетных конструкций [Текст] / М.Н. Быков // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. научн. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». - X.: НАКУ, 2008. - Вып. 4(55). - С. 171 – 184.

- Волох, И.Н. Экспериментальные основы оценки износостойкости шарниров шасси [Текст] / И.Н. Волох, В.И. Рябков // Авиационная промышленность. – М.: НИАТ, 1976. – №19. – С. 54 – 56.

- Волох, И.Н. Разработка методики и средств стендовых испытаний шарнирных узлов [Текст] / И.Н. Волох, В.И. Рябков // Вопросы оптимизации самолетных конструкций: Сб. научн. тр. Харьк. авиац. ин-та. – Харьков: ХАИ, 1976. – Вып. 2. – С.47–52.

- Быков, М.Н. Моделирование разрушения покрытий деталей самолетных конструкций по предельному значению определяющего параметра [Текст] / М.Н. Быков // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні. ІКТМ 2009: міжнар. наук.-техн. конф. : тези доп. – Том 1. – Х., 2009. – С. 99.

- Быков, М.Н. Предельные параметры работоспособности покрытий в высоконагруженных шарнирных узлах агрегатов самолета [Текст] / М.Н. Быков // Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології: тези доп.VII наук.-техн. конф. Нац. аерокосм. ун-та ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – Х., 2010.  – С. 130.

- Гличев, А.В. Модели исследования эффективности транспортных самолетов [Текст] / А.В. Гличев, С.Н. Симакова // Вопросы экономики воздушного транспорта. – Рига: РИИГА, 1972. – С. 221 – 235.

- Проектирование самолетов. – Изд. 3-е. [Текст] / С.М. Егер, В.Ф. Мишин,  Н. К. Лесейцев и др.; под ред. д.т.н. С.М. Егера.– М.: Машиностроение, 1983. – 616 с.

- Беляков, И.Т. Технологические проблемы проектирования летательных аппаратов [Текст] / И.Т. Беляков, Ю.Д. Борисов.– М.:Машиностроение, 1978.– 240 с.

- Экономика воздушного транспорта [Текст] / А.В. Мирошников, И.И. Споткай, Н.Н. Громов и др.: Под ред. д.э.н. А.В. Мирошникова.  М.: – Транспорт, 1975. – 304 с.

- Авиационный бизнес [Текст] / В.Т Климов, А.П. Павлов, Ал. П. Павлов и др. – М.: Моск. рабочий, 2002. – 208 с.

- Смирнов, Н.Н. Эксплуатационная технологичность самолетных конструкций [Текст] / Н.Н. Смирнов. –М.: Оборонгиз, 1963. – 125 с.

- Реализация некоторых эксклюзивных форм авиационного бизнеса на основе модификаций базового самолета Ан-74 [Текст] / В.Н. Король, Ю.И. Повалий, О.В. Сляднев и др. // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. научн. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – X.: ХАИ, 2004. – Вып. 36(1). – С. 4 – 17.

- Быков, М.Н. Оценка экономической эффективности использования покрытий при доработках и в процессе эксплуатации самолета [Текст] / М.Н. Быков // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. научн. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – X.: НАКУ, 2009. – Вып.4(60). – С. 108 – 121.

- Экономика гражданской авиации [Текст]. – Под ред. д.э.н. А.В. Мирошникова. – М.: Транспорт, 1975. – 304 с.

- Кулаев, Ю.Ф. Экономика гражданской авиации Украины [Текст] / Ю.Ф. Кулаев. – К.: «Феникс», 2004. – 667 с.

- Мулкиджанов, И.К. Эксплуатационная технологичность транспортных самолетов [Текст] / И.К. Мулкиджанов, Н.Н.Смирнов. – М.:Транспорт, 1972.– 201 с.

- Итоги науки и техники. Сер. Авиастроение [Текст]. – 1991. – Т. 12. – 
118 с.

- Мазурский, М.И. Сертификационные испытания самолетов [Текст] / М.И. Мазурский, Г.Ш. Меерович, А.Н.Степаненко.– М.:Машиностроение, 1993.– 160 с.

- Голубев, И.С. Соизмерение технического уровня и эффективности при проектировании конструкций ЛА [Текст] / И.С. Голубев // Труды МАИ, 1986. – 88 с.

- Крылов, К.А. Повышение износостойкости деталей самолетов [Текст] /  К.А. Крылов. – М.: Транспорт, 1974. – 143 с.

- Орлов, К.Я. Ремонт самолетов и вертолетов [Текст] / К.Я. Орлов, В.А. Пархимов. – М.: Транспорт, 1986. – 296 с.

- Быков, М.Н. Эквиваленты унификации серийности производства и отделочных операций обработки покрытий самолетных конструкций прни их директивном назначении [Текст] / М.Н. Быков // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: Сб. научн. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – X.: НАКУ, 2010. – Вып. 4(64). – 
С. 156 – 169.

- Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий, направленных на ускорение научно-технического прогресса [Текст]. – М.: АН СССР и ГКНТ, 1988.

- Трофимов, В. А. Методы улучшения триботехнических характеристик подвижных узлов шасси, выполненных из титановых   сплавов [Текст] / В.А. Трофимов // Авиационно-космическая техника и технология. – X.: ХАИ, 2001. – Вып. 24. – С. 143 – 150.

- Богданович, В.И. Применение титана в узлах пар трения космических аппаратов [Текст] / В. И. Богданович, В. И. Михлин, И. Л. Докупина // Проблемы машиностроения и автоматизации. – М. – 1998. – №2–3. – С. 100–103.

- Борисов, Ю.С. Газотермические покрытия из порошковых материалов: Справочник [Текст] / Ю.С. Борисов, Ю.А. Харламов. – К.: Наук. думка, 1987.

- Белецкий, В.И. Электрохимическое упрочнение титановых сплавов [Текст] / В.И. Белецкий, А.Г. Моляр, Г.А. Кривов // Труды 1-й Междунар. конф. по титану стран СНГ. – М.: 1994, ВИЛС.

- Моляр, А.Г. Многослойные коррозионно-износостойкие ионно-вакуумные покрытия [Текст] / А.Г. Моляр, Л.М. Петров, А.А. Ильин // Труды Координационного совета «Разработка оборудования и технологических процессов многофункциональных вакуумных ионно-плазменных покрытий». – М., 1988. – С. 22 – 24.

- Бякова, А.В. Об износостойкости покрытий из нитрида титана в условиях фреттинг-коррозии [Текст] / А.В. Бякова, А.М. Васильев, А.Д. Власов // Трение и износ, 1992. – 13, №4. – С. 678 – 682.

- Вейцман, М.Г. Упрочнение титановых сплавов поверхностным пластическим деформированием [Текст] / М.Г. Вейцман, В.Г. Ванштейн // Вестник машиностроения, 1977. – №9. – С. 73 – 75.

- Дефекты структуры и электрохимические свойства нитридных покрытий [Текст] / П.В. Назаренко, А.Г. Моляр, И.Г. Полищук и др. // Металловедение и термическая  обработка металлов, 1990. – №4. – С. 61 – 64.

- Лауман, П. Ш. Повышение антифрикционных характеристик титанового сплава химико-термической обработкой в расплавах [Текст] / П. Ш. Лауман, Н.С. Ананнин // Трение и износ. – 1990. – Т. II. – № 3. – С. 516 – 520.

- Особенности разрушения ионно-плазменных покрытий из нитрида титана при трении [Текст] / Е.Л. Турин, А.М. Котляр и др. // Тезисы докладов международного научно- технического семинара 4-8 октября 1991 г.

- Федірко, В.М. Азотування як метод підвищення зносостійкості титану та сплавів на його основі [Текст] / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк, О.І. Ясівський // Проблеми трибології, 1996. – №2. – С. 52 – 56.

- Харченко, И.В. Шлифование титановых сплавов ВТ-16 и ВТ-22 [Текст] / И.В. Харченко, В.М. Белецкий, И.В. Табачник // Станки и инструмент, 1974. – №2. – С. 17 – 24.

- А.с. 1569350 СССР МКИ С22С 38/16. Износостойкий антифрикционный материал [Текст] / И.Е. Полищук, А.Г. Моляр, О.Г. Ясинская и др. Опубл. 26.02.82. – 2с.

- А.с. 1382043 СССР МКИ С23G. Раствор для удаления покрытия из нитрида титана [Текст] / В.М. Белецкий, А.Г. Моляр, Д.А. Ткаченко и др. Опубл. 11.07.86. – 2 с.

- Бродянский, А.П. Особенности технологии нанесения износостойких покрытий [Текст] / А.П. Бродянский, А.В. Дударчик // Оборудование для поверхностного упрочнения деталей машин. М., 1988. – С. 11 – 18.

- Molyar, A.G. Wear-resistant Titanium Alloys for Aircraft [Текст] / A.G. Molyar, G.A. Krivov // 3-rd Japan Int. SAMPE symposium. – Tokyo, 1993. – P. 1933 – 1936.

- Кива Д.С. Выбор и назначение директивной технологии нанесения покрытий силовых авиаконструкций по критериям долговечности и экономической эффективности [Текст] / Д.С. Кива, М.Н. Быков // Вопросы проектирования и производства конструкций летательных аппаратов: сб. науч. тр. Нац. аэрокосм. ун-та им. Н.Е. Жуковского «ХАИ». – Вып. 4 (68).– Х., 2011. – 
С. 57 – 64.

- Быков, М.Н. Характеристики отказов в самолетных агрегатах от разрушения покрытий [Текст] / М.Н. Быков // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні. ІКТМ 2008: міжнар. наук.-техн. конф. : тези доп. – Том 1. – Х., 2008. – С. 75.

- Быков, М.Н. Разработка и внедрение моделей выбора и назначения директивной технологии нанесения покрытий силовых авиаконструкций по критериям долговечности [Текст] / М.Н. Быков // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні. ІКТМ 2010: міжнар. наук.-техн. конф. : тези доп. – Том 3. – Х., 2010. – С. 35.

- Быков, М.Н. Анализ и синтез директивной технологии применения покрытий в авиационных конструкциях по критериям долговечности и экономической эффективности [Текст] / М.Н. Быков // Інтегровані комп’ютерні технології в машинобудуванні. ІКТМ 2011: всеукраїнська. наук.-техн. конф. : тези доп. – Том 1. – Х., 2011. – С. 136.

- Быков, М.Н. Критерии оценки экономической эффективности применения покрытий на разных этапах жизненного цикла самолета / М.Н. Быков // Сучасні проблеми ракетно-космічної техніки і технології: тези доп.VIII наук.-техн. конф. Нац. аерокосм. ун-та ім. М.Є. Жуковського «ХАІ». – Х., 2011.  – С. 73-74.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html