## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Харьковский государственный технический университет строительства и архитектуры

На  правах рукописи

Гелета Александр Васильевич

Технология клеевого закрепления в бетоне

металлических анкеров не круглого сечения

Специальность 05.23.08 – Технология и

организация промышленного и гражданского строительства

Диссертация

на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный  руководитель  –  кандидат

технических наук, старший научный

сотрудник Кутовой Э.Н.

Харьков – 2003

Содержание

| Введение. …………………………………………………………. | 5 |
| --- | --- |
| Состояние вопроса, цель, задачи, методические основы исследования. ……………………………………………………. | 9 |
| Анализ информации о результатах исследования конструктивно-технологических характеристик металлических анкеров, закрепляемых в бетоне клеями, и их практическом использовании. ……………..................... | 9 |
| Рабочая гипотеза. …………………………………………... | 16 |
| Цель, задачи, методические основы исследования. ……... | 19 |
| Геометрические и прочностные параметры анкеров не круглого сечения. ……………………………………………....... | 23 |
| Установка анкеров в шпурах прямоугольного сечения. …. | 23 |
| Установка анкеров в цилиндрических шпурах. ………….. | 29 |
| Напряженно-деформированное состояние анкерных соединений. ………………………………………………… | 34 |
| Общие расчетные зависимости. …………………... | 34 |
| Анкеры прямоугольного сечения, закрепленные в цилиндрических шпурах. ………………………….. | 35 |
| Анкеры прямоугольного сечения, закрепленные в шпурах прямоугольного сечения. ………………… | 37 |
| Краткие выводы. …………………………………………… | 39 |
| Технология установки анкеров не круглого сечения. ................. | 41 |
| Клеевые композиции для закрепления в бетоне металлических анкеров в различных пространственных положениях. ………………………………............................ | 41 |
| Типы клеевых композиций. ……………………….. | 41 |
| Клеевые композиции для закрепления анкеров в горизонтальном положении. ………………………. | 45 |
| Средства механизации процесса образования в бетонных конструкциях шпуров для клеевого закрепления анкеров.. | 48 |
| Анализ основных технических характеристик средств механизации. ……………………………… | 48 |
| Показатели для оценки технического уровня средств механизации. ……………………………… | 53 |
| Выбор моделей ручных электрических ударно-вращательных машин для образования в бетонных конструкциях шпуров круглого и прямоугольного сечения. …………………………………………….. | 56 |
| Производительность ударно-вращательных машин при образовании в бетоне шпуров круглого и прямоугольного сечения (экспериментальные исследования). ……………. | 58 |
| Анализ данных о скорости бурения бетона. ………………………………………………. | 58 |
| Методика и условия проведения экспериментальных исследований. ……………….. | 60 |
| Образование шпуров круглого сечения. ………….. | 64 |
| Разрушение перемычек между шпурами. ………... | 72 |
| Технологические и организационные параметры процесса установки анкеров. …………………………………………. | 81 |
| Краткие выводы. …………………………………………… | 92 |
| Несущая способность металлических анкеров прямоугольного сечения (экспериментальные исследования). Внедрение результатов исследований в практику проектирования и строительства. …………………………………………………… | 94 |
| Методика и условия проведения экспериментов. ……….. | 94 |
| Влияние на прочность анкерного соединения глубины заделки анкера и направления сдвигающей силы относительно плоскости склеивания. ................................... | 97 |
| Влияние на прочность анкерного соединения расположения анкера в бетоне. ............................................ | 100 |
| Влияние на прочность анкерного соединения расстояния между анкером и угловой гранью бетонной конструкции.. | 102 |
| Внедрение результатов исследований в практику проектирования и строительства. ......................................... | 106 |
| Краткие выводы. .................................................................... | 107 |
| Общие выводы. ............................................................................. | 109 |
| список использованных источников. .......................... | 113 |
| Приложения: А. Обработка результатов экспериментов определения скорости бурения шпуров круглого сечения в соответствии с центральным композиционным планом и регрессионный анализ результатов. .............. | 122 |
| Б. Исследование продолжительности удаления перемычек по плану полного факторного эксперимента. .................................................. | 125 |
| В. Акт внедрения проектно-строительным концерном «Прогресс» результатов кандидатской диссертации. ....................................................... | 132 |
| Г. Акт внедрения АОЗТ «Макрокап Девелопмент Украина» результатов кандидатской диссертации. ....................................................... | 134 |

Введение

Актуальность темы. Крепление технологического оборудования на готовых железобетонных фундаментах гладкими цилиндрическими болтами (без крюков, отгибов, плитовин, конических уширений и других устройств), установленными в пробуренные шпуры и закрепленными в них синтетическими клеями, широко применяется при строительстве, реконструкции и ремонте промышленных зданий и сооружений различных отраслей производства. Такие анкеры используются также для установки закладных деталей, необходимых для крепления строительных металлоконструкций – площадок, мостиков, кронштейнов под различные коммуникации, элементов обрамления проемов и т.д. Производственные наблюдения и результаты исследований технологии анкероустановочных работ с использованием различных клеевых композиций (эпоксидных, акриловых, силоксановых) свидетельствуют о значительной технико-экономической эффективности этой технологии – уменьшении затрат труда, продолжительности работ, расходе металла, цемента, денежных средств.

Поэтому дальнейшее совершенствование этой технологии является актуальным, а одним из его перспективных направлений представляется использование анкеров не круглого сечения – пластин и прокатных профилей, закрепляемых в шпурах прямоугольного или круглого сечения. Комплексные исследования таких конструктивно-технологических решений до настоящего времени не проводились.

Целью исследования является расширение области применения прогрессивной технологии клеевого закрепления в бетоне металлических анкеров путем уменьшения глубины их заделки, научное обоснование конструктивно-технологических параметров анкеров не круглого сечения.

Рабочая гипотеза: применение закрепляемых клеями анкеров не круглого сечения позволит уменьшить глубину их заделки, повысит универсальность и расширит область их применения. (Обоснование рабочей гипотезы и ее расширительное содержание изложено в п. 1.2).

Область исследования – технология крепления элементов строительных конструкций и оборудования к бетонным и железобетонным конструкциям при строительстве, реконструкции и ремонте промышленных зданий и сооружений.

Предмет исследования – технологические и организационные параметры анкероустановочных работ при клеевом закреплении металлических анкеров не круглого сечения.

Методические основы исследования – лабораторные и полупроизводственные эксперименты, методы математической обработки экспериментальных данных, теоретические исследования с использованием современных представлений о прочностных и деформативных характеристиках бетона, металла, клеевых композиций.

Задачи исследования:

- определить геометрические и прочностные параметры анкеров прямоугольного сечения, а также анкеров из прокатных и гнутых профилей, устанавливаемых в шпуры соответствующего сечения или в цилиндрические шпуры;

- обосновать выбор наиболее эффективных средств механизации для образования в бетоне шпуров с сечениями различной конфигурации;

- разработать составы клеевых композиций, допускающие установку клеевых анкеров на вертикальных поверхностях строительных конструкций;

- обосновать технологические и организационные параметры процесса установки анкеров не круглого сечения;

- провести экспериментальные исследования для определения технологических и прочностных характеристик анкеров не круглого сечения.

Научная новизна работы заключается в том, что впервые проведены комплексные исследования технологии клеевого закрепления в бетоне металлических анкеров не круглого сечения, в результате которых:

- определены геометрические и прочностные характеристики анкерных соединений;

- обоснована производительность современных ударно-вращательных машин при выполнении доминирующей по трудоемкости и продолжительности операции образования в бетоне шпуров круглого и, особенно, прямоугольного сечения;

- предложены обобщенные показатели для оценки технического уровня и выбора этих машин;

- даны составы клеевых композиций для закрепления анкеров на горизонтальных и вертикальных поверхностях строительных конструкций;

- проведены экспериментальные исследования прочностных и деформативных характеристик анкеров;

- предложены зависимости и даны исходные данные для технологических расчетов процесса установки анкеров;

- намечены пути дальнейших исследований в области совершенствования технологии анкероустановочных работ.

Практическая значимость работы состоит в разработке  конструктивных и технологических параметров процесса клеевого закрепления в бетоне металлических анкеров в виде пластин, прокатных и гнутых профилей, используемых в качестве закладных деталей при строительстве и, особенно, при реконструкции и ремонте промышленных зданий и сооружений. Возможность уменьшения глубины заделки в бетон таких анкеров позволит повысить их универсальность и расширить область применения. Результаты исследования являются основой для разработки технических рекомендаций по технологии клеевого закрепления анкеров не круглого сечения.

Апробация работы. Результаты исследований докладывались и обсуждались на научно-технических конференциях Харьковского государственного технического университета строительства и архитектуры в 2000-2002 гг.

Реализация результатов исследования. Результаты исследования приняты для внедрения проектно-строительным концерном «Прогресс» при реконструкции цехов завода железобетонных конструкций №4 под производственные цеха ОАО «Элеватормельмаш» (г. Харьков, ул. Котлова, 191) и здания универмага «Украина» под оздоровительно-развлекательный комплекс (г. Харьков, пр. 50-летия ВЛКСМ), а также АОЗТ «Макрокап Девелопмент Украина» при строительстве жилых комплексов с развитой макроструктурой «Павлово поле», «Джокер» (г. Харьков, ул. Героев труда, 14), торгово-развлекательного и административного центра «Ковчег», центра морского туризма «Алушта-Марина».

Суммарный расчетный экономический эффект составляет 28770 грн.

Публикации. Основные положения диссертации опубликованы в 4-х научных работах.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4 разделов, выводов, списка использованной литературы из 94 наименований, четырех приложений, изложена на 136 страницах машинописного текста, содержит 18 таблиц и 38 рисунков.

Общие выводы

1. Основным результатом выполненных исследований является научное обоснование технической и экономической целесообразности способа закрепления в готовых бетонных конструкциях с помощью клеев металлических анкеров не круглого сечения (пластин, уголков, швеллеров и др.) и определение технологических параметров процесса их закрепления. Применение таких анкеров по сравнению с хорошо исследованными и широко применяемыми цилиндрическими анкерами позволяет уменьшить глубину их заделки в бетон и допускает установку анкеров в тонкостенных конструкциях, что расширяет область их применения. Технические трудности, связанные с образованием в бетоне шпуров не круглого сечения, преодолеваются путем обоснованного выбора и применения современных средств механизации.

В результате исследований подтверждена положенная в основу диссертации рабочая гипотеза о преобладающем влиянии на прочность клеевого анкерного соединения величины контактной поверхности анкера с клеевой прослойкой и бетоном, которая у анкера не круглого сечения больше контактной поверхности цилиндрического анкера.

2. Рациональной областью применения таких анкеров является крепление металлических столиков или других деталей для опирания балок, ригелей, стеновых панелей, инженерных коммуникаций при строительстве и, особенно, реконструкции зданий и сооружений; эти анкеры при действии на них сдвигающего усилия обладают существенно большей несущей способностью по сравнению с цилиндрическими анкерами.

3. Анкеры прямоугольного или другого не круглого сечения могут устанавливаться в шпуры круглого или прямоугольного сечения. Для обоих вариантов определены геометрические параметры шпуров, в том числе, с учетом технологических особенностей образования шпуров прямоугольного сечения (бурение цилиндрических шпуров с последующим удалением перемычек между ними) и учетом размеров и конфигурации заделываемых в бетон элементов анкера: диаметры, количество шпуров, расстояния между ними, объемы удаляемого бетона при бурении и разрушении перемычек для различных соотношений толщины и ширины анкера. Приведенные в диссертации расчетные зависимости определены из условия равнопрочности соединения по стали, клеевой прослойки и бетону. Установлено, что глубины заделки для обоих вариантов по адгезионной прочности и прочности бетона на скалывание практически совпадают.

4. Для закрепления анкеров обосновано применение высоконаполненных эпоксидных композиций (до 500 мас. частей наполнителя), обладающих высокими прочностными характеристиками (Rсжатия = 80 МПа, Rсдвига = 25 МПа, Rрастяж. = 10 МПа); высокой вязкостью, допускающей установку анкеров в горизонтальных шпурах, в том числе, круглого сечения; широким диапазоном регулирования технологической жизнеспособности (от 65 до 180 мин.), что важно для рационального проектирования производства анкероустановочних работ.

5. Доминирующей по трудоемкости и продолжительности операцией при установке анкеров, особенно, анкеров не круглого сечения, является образование шпуров прямоугольного сечения. В результате анализа основных технических характеристик современных средств механизации образования в бетоне шпуров установлено, что для выполнения указанной операции в нестационарных условиях строительства наиболее приемлемы ручные электрические ударно-вращательные машины, которыми можно пробуривать с помощью предложенного кондуктора серию близко расположенных шпуров, а затем, заменив бур долотом при отключении вращения, разрушать перемычки между шпурами.

6. Предложены комплексные обобщенные показатели для сравнительной оценки технического уровня этих машин, включающие данные об их мощности, максимальном диаметре бурения, частоте ударов, массе.

7. В результате экспериментов установлены зависимости:

- скорости и продолжительности бурения от класса бетона (В7,5 и В25) и диаметра шпуров (10, 16, 20, 24 мм) при глубинах шпура, равных 5; 7,5; 10 диаметрам шпура;

- для тех же условий – продолжительности удаления перемычек от их толщин, равных 0,25; 0,5; 0,75 диаметра шпура.

Полученные результаты, относящиеся к современным машинам нового поколения, существенно уточняют известные данные о скорости бурения по бетону, а в части образования шпуров прямоугольного сечения являются новыми.

8. Экспериментальные исследования несущей способности анкеров прямоугольного сечения подтвердили их высокую прочность при воздействии на них сдвигающей нагрузки, характерной для закладных деталей, область применения которых указана в п.2.

Установлено:

- несущая способность анкерного соединения линейно увеличивается при глубине заделки анкера до 60-70 мм и при дальнейшем увеличении глубины существенно не возрастает;

- несущая способность анкеров, плоскость склеивания которых параллельна направлению действия сдвигающей силы, выше в среднем на 66% несущей способности анкеров, плоскость склеивания которых перпендикулярна направлению действия этой силы;

- при одинаковой площади склеивания варианты расположения анкера в бетоне (глубина заделки равна а – длиной или б – короткой стороне анкера) практически не влияют на несущую способность соединения, однако более предпочтителен вариант (б), при  котором перемычки между шпурами имеют меньшую глубину;

- при нагрузках до 100 кН расстояние между анкером и угловой гранью бетонной конструкции следует принимать не меньше 120 мм.

9. Результаты исследований приняты для внедрения в практику строительства и реконструкции жилых, общественных и производственных объектов проектно-строительным концерном «Прогресс» и АОЗТ  «Макрокап Девелопмент Украина». Суммарный расчетный экономический эффект составляет 28770 грн.

10. Результаты работы позволяют наметить следующие пути дальнейших исследований и опытно-конструкторских разработок, направленных на совершенствование конструктивно-технологических решений клеевых анкерных соединений (в том числе, выходящих за рамки специальности 05.23.08 – Технология и организация промышленного и гражданского строительства):

- разработка клеевых композиций с высокой температурной стойкостью;

- проверка несущей способности анкеров, устанавливаемых в шпуры сегментной формы, образуемые алмазными дисками;

- применение специальных расширяющихся составов для разрушения перемычек между шпурами;

- разработка специальной оснастки для закрепления анкеров-пластин в шпурах круглого сечения путем их вибрационной зачеканки жесткими цементно-песчаными смесями.

список использованных источников

- Барч И.З. Исследование и опыт внедрения на стройках Минтяжстроя СССР способа закрепления оборудования к фундаментам при помощи гладких болтов и эпоксидного клея. ЦБТИ Минтяжстроя СССР. Реферативный сборник, вып. 4. – М., 1972.

- Золотов М.С., Зайцев И.М., Стысин Б.Е. Крепление металлургического оборудования болтами на акриловых клеях // На стройках России. – 1987. - № 2. – С. 13-15.

- Черкасский И.Г., Серкова З.В., Ляхович И.А. Закрепление фундаментных болтов силоксановым клеем // Промышелнное строительство. – 1979. - № 10. – С. 20-22.

- Вишневский П.Ф. Современные методы анкерного крепления в строительстве. – М.: Воениздат МО СССР, 1981. – 246 с.

- Рекомендации для закрепления гладких фундаментных болтов способом виброзачеканки. Госстрой СССР,  Союзметаллургстройниипроект. Харьковский Промстройниипроект.: Харьков, 1974.

- Заявка 1561768 Великобритания, МКИ F16В13/00. Крепежное устройство. Бюл. №23. – 128 с.

- Заявка 2441080 Франция, МКИ F16В13/00; 35/00, Е21Д20/02. Приспособление для крепления болтов с использованием клеещей массы. Бюл. №22. – 53 с.

- Заявка 3325800 ФРГ, МКИ F16В13/14. Клеевой анкер. Бюл. №14. –24 с.

- Заявка 2314388 Франция, МКИ F16В35/04. Устройство анкероклеевого крепления. Бюл. №3. – 77 с.

- Рекомендации по креплению оборудования на горизонтальных поверхностях фундаментов и конструкций при помощи поверхностной приклейки эпоксидным клеем.: Госстрой СССР, Союзметаллургстройниипроект. Харьковский Промстройниипроект.: Харьков, 1973.

- Морковська Н.Г. Технологія безанкерного кріплення обладнання та інженерних комунікацій акриловими композиціями // Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук. – Харків: ХДТУБА, 1999. – 122 с.

- Клименко В.З., Золотов М.С. Применение анкерных креплений на акриловых клеях при реконструкции производственных зданий // Тезисы докладов IV Украинской республиканской научно-технической конференции. – Симферополь, 1988, Сб.5. – С. 19-20.

- Коваль В.К., Алексеенко П.П. Соединение оборудования с фундаментами анкерными болтами. Обзорная информация. – М.: Минмонтажспецстрой СССР, 1970. – 60 с.

- Монтаж технологического оборудования и трубопроводов и средства для его осуществления // Сборник научных трудов. – М.: ВНИИ монтажспецстрой, 1982. – 185 с.

- Маршев В.З. Эльят М.Л., Дегмат М.П. и др. Монтаж технологического оборудования. – М.: Стройиздат, 1983. – 584 с.

- Золотов М.С., Шутенко Л.Н., Золотов С.М., Скляров В.А. Анкерные крепления в бетоне // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка. – Вып. 15. – 1998. – С. 39-43.

- Нохрина Л.А., Золотов М.С., Морковская Н.Г. Сокращение затрат ручного труда при анкероустановочных работах в условиях реконструкции зданий // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка. – Вып. 5. 1996. – С. 23-24.

- Золотов М.С., Шутенко Л.Н., Золотов С.М., Скляров В.А., Анкерные крепления в бетоне // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. – К.: Техніка. – Вып. 14. 1998. – С. 50-56.

- Нохрина Л.А., Золотов М.С. Применение болтов на акриловых клеях в городском хозяйстве // Коммунальное хозяйство городов: Республиканский межведомственный научно-технический сборник. – К.: Техніка. Вып. 5. – 1996. – С. 27-29.

- Научно-технический отчет ХИИКСа. Инв. №106271, № гр. 01830073599, Харьков, 1981. – 157 с.

- Отчет о научно-исследовательской работе. Харьковский Промстройниипроект. Госзаказ 06-0333-88. Работа 2. Тема 21-13-86-88, Харьков, 1988. – 123 с.

- Отчет о научно-исследовательской работе. Харьковский ПромстройНИИпроект. Тема №2-12-89-90. Харьков, 1990. – 147 с.

- Игонин Л.А. Клеевые стыки стальных арматур и сборных железобетонных элементов // Гидротехническое строительство. – 1964. № 2. – С. 16-21.

- Черкасский И.Г. Разработка и исследование технологии установки фундаментных болтов на эпоксидном клее // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Харьков: ХИСИ, 1970. –138 с.

- Золотов М.С. Длительная прочность сталеклеевых анкерных соединений на акриловых клеях // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – К.: КИСИ, 1983. – 187 с.

- Спиранде Р.А. Акриловые клеи для крепления стальных анкеров (свойства и технология применения) // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Харьков: ХИИКС, 1985. – 223 с.

- Сергиенко А.И. Разработка и исследование технологии устройства закладных деталей на клеевых анкерах // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Харьков: ХИСИ, 1987. – 160 с.

- Нохрина Л.А. Технология крепления оборудования анкерными болтами на акриловых клеях // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Харьков: ХИСИ, 1999. – 150 с.

- Хайралла Нассериддин. Технология закрепления в железобетоне анкеров с применением клеевых композиций и цементно-песчаных смесей в условиях жаркого климата // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Москва: ЦНИИОМТП, 1988. – 99 с.

- Кутовой Э.Н., Хайралла Н. Совершенствование технологии закрепления анкеров в железобетоне клеевыми композициями в условиях Сирийской Арабской Республики // «Аль-мухандис аль-Арабы», № 90/91, 1986. – С. 55-59. (на арабском языке).

- Золотов М.С., Скляров В.А., Золотов С.М. Влияние основной нагрузки на усилие затяжки анкерных болтов на акриловых клеях //  Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА. – 1999. Вип. 7. – С. 25-33.

- Ершокин Л.С., Ерманок Е.З. Каплан Ю.Т. и др. Нормализация закладных деталей // Промышленность строительных материалов. – Москва, 1962. - №6. – С. 15-18.

- Воронов Ю.И., Новикова О.Н. Разработка экономичных конструктивных решений закладных деталей  с тавровыми и нахлесточными соединениями // Повышение технологичности и снижение материально-энергоемкости сборного железобетона: Сборник научных трудов, ВНИИжелезобетон. – М., 1982. – с. 109-115.

- Рекомендации по проектированию стальных закладных деталей для железобетонных конструкций, НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1984.

- Сахновский К.В. Железобетонные конструкции. –М.: Госстройиздат, 1959.

- Сахновский К.В., Горенштейн Б.В. и др. Сборные тонкостенные пространственные и большепролетные конструкции. Под общей ред. К.В.Сахновского. – Л.: Стройиздат, 1969. – 428 с.

- Михайлов В.В., Фоломеев А.А. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции с проволочной и прядевой арматурой. – М.: Стройиздат, 1971.

- Михайлов В.В. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции (теория, расчет и подбор сечений). Изд. 2. – М.: Стройиздат, 1978. – 383 с.

- Баур В., Леонгардт Ф. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции с мощными арматурными пучками. Правила проектирования и возведения. Перевод с нем. Под ред. Г.И.Бердичевского. –М.: Госстройиздат, 1958. – 140 с.

- Рискинд Б.Я., Кучер Б.В. и др. Влияние упруго-пластических свойств арматуры на сцепление с бетоном // Тезисы докладов на конференции по проблеме сцепления арматуры с бетоном. Челябинск, 1968. Вып. №56.

- Золотухин Ю.Д., Мажара П.И. Экспериментальные исследования сцепления отвержденных термореактивных смол и органосиликатных материалов с арматурой и бетоном // Тезисы докладов на конференции по проблеме сцепления арматуры с бетоном. Челябинск, 1968. Вып. №56.

- Гаран Т. Исследование анкеровки арматуры в бетоне // Сб. Исследование прочности элементов железобетонных конструкций. НИИЖБ, 1959. Вып. №5.

- Временные технические условия на устройство крепления оборудования к фундаментам при помощи гладких болтов и эпоксидного клея. РСН 218-70: Госстрой УССР. Киев, 1970.

- Рекомендации для закрепления гладких фундаментных болтов с помощью силоксанового клея. Союзметаллургстройниипроект, Харьковский Промстройниипроект. – Харьков, 1976.

- Инструкция по креплению технологического оборудования фундаментальными болтами, СН 471-75. Госстрой СССР, 1975.

- СНиП 2.09.03-85 «Сооружения промышленных предприятий». Приложение 2. Госстрой СССР, 1985.

- ГОСТ 243.79.1-80. Болты фундаментные. Конструкция и размеры.

- Отчет о научно-исследовательской работе. Харьковский ПромстройНИИпроект. Тема №13-13-86-88 «Техническая документация (альбом оборудования, и данные для проектирования) по способам крепления коммуникаций и других элементов к эксплуатируемым конструкциям». – Харьков, 1988. – 86 с.

- Технология и механизация монтажа оборудования // Сборник научных трудов ВНИИмонтажспецстрой. – М.: ОНТИ, 1988. – 110 с.

- Уголки горячекатанные равнополочные. ГОСТ 8509-86.

- Уголки горячекатанные неравнополочные. ГОСТ 8510-86.

- Швеллеры горячекатанные. ГОСТ 8240-72*.

- Уголки стальные гнутые равнополочные. ГОСТ 19772-74*.

- Уголки стальные гнутые неравнополочные. ГОСТ 19771-74*.

- Швеллеры стальные гнутые. ГОСТ 8281-80*.

- Єксаров А.Д., Ігонін Л.А., Кривий Е.А. Епоксидні клеї для закріплення в бетоні анкерних пристроїв // Будівельні матеріали і конструкції, 1969. – № 6. – С. 34-35.

- Ексаров А.Д., Игонин Л.А., Кривой Э.А. Расчетно-теоретические предпосылки применения эпоксидных клеев для закрепления в бетоне анкерных устройств стальных закладных деталей // Известия вузов: Строительство и архитектура, 1969. – № 12 – С. 168-173.

- Пособие по расчетным характеристикам клеевых соединений для строительных конструкций, ЦНИИСК. – М., 1972.

- Черкасский И.Г. Прочностные и деформативные характеристики клеевой анкеровки фундаментных болтов. ЦИНИС. Межотраслевые вопросы строительства. Отечественный опыт, №12, 1967.

- Кардашов Д.А. Конструкционные клеи. – М.: Хилия, 1980. – 288 с.

- Гарбуз А.О. Акриловые клеи повышенной когезионной прочности и теплостойкости // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Харьков, ХГАГХ, 1998. – 158 с.

- Гарбуз А.О. Повышение адгезионной прочности акриловых клеев для строительных конструкций // Сб. «Повышение эффективности и надежности систем городского хозяйства». – К.: ИСНО, 1994. – С. 7-9.

- Гарбуз А.О. Применение модифицированных акриловых клеев в городском хозяйстве // Сб. «Комунальное хозяйство городов». – К.: Технiка. – Вып. 5., 1996. –  С. 91-93.

- Паги Б.Ю. Сталеклеевые анкерные соединения на основе акриловых клеев // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – К.: КИСИ, 1987. – 155 с.

- Черкасский И.Г., Серкова З.В., Ляхович И.А. Закрепление фундаментных болтов силоксановым клеем // Промышленное строительство. – 1979. – №10. – С. 20-22.

- Бесчестный А.В., Касаточкин А.В. Технология алмазного сверления железобетона. – М.: Стройиздат, 1980. – 104 с.

- Ряшенцев Н.П. и др. Ручные электрические машины ударного действия. – М.: Недра, 1970. – 192 с.

- Машины ручные электрические. ГОСТ 12.2.013-87.

- Каталоги фирм-производителей ручных электрических машин: Bosch, Atlas Copso (Германия), Black end Decker (Англия), Maxita (Япония), Sparky (Болгария), Фиолент (Украина).

- Домбровский Н.Г. Одноковшовые экскаваторы в СССР и за рубежом. – М.: ВИНИТИ АН СССР, 1965.

- Канторер С.Е. Методы обоснование эффективности применения машин в строительстве. – М.: Стройиздат, 1972.

- Воловельский А.Л., Кутовой Э.Н. Сравнительная оценка башенных кранов // Строительная промышленность. – 1958. –№  3. – С. 14-17.

- Кутовой Э.Н. Сопоставление технико-экономических показателей строительных башенных кранов методом комплексных характеристик // Сборник трудов конференции АСиА УССР. – К., 1958.

- Черночуб И.П. Совершенствование методов и средств доставки в многоэтажные здания материалов и изделий для послемонтажных работ // Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. – Харьков: ХГТУСА, 1997. – 110 с.

- Гелета А.В., Кутовой Э.Н. Сравнительная оценка основных эксплуатационных параметров ручных электрических ударно-вращательных  машин//Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, 2002. №20. – С.160-165.

- Бесчастный А.В., Касаточкин А.В. Технология алмазного сверления железобетона. – М.: Стройиздат, 1980. – 104 с.

- Воздвиженский Б.И., Сидоренко А.К., Скортеков А.Л. Современные способы бурения скважин. – М.: Недра, 1992. – 246 с.

- Механизмы и машины ударного, вращательно-ударного действия. Сборник статей. Под ред. Родионова И.В. – Новосибирск, 1963. – 209 с.

- Пфуль Б.В. Малая механизация в строительстве. – М.: Стройиздат, 1970. – 287 с.

- Ряшенцев Н.П. и др. Ручные электрические машины ударного действия. – М.: Недра, 1970. – 192 с.

- Научно-технический отчет ВНИИОМШС. Тема 32-24-98-90. – Харьков, 1990. – 114 с.

- Строительное производство: Энциклопедия / Главный редактор А.К. Шрейбер.  – М.: Стройиздат, 1995. – 464 с.

- Нохрина Л.А., Золотов М.С. Технические средства образование скважин в бетоне для заделки анкеров с помощью клеев // Коммунальное хозяйство городов: научно-технический сборник. – К.: Техніка. – Вып. 10. – 1997. – С. 81-84.

- Яковлев К.П. Математическая обработка результатов измерений. – М.-Л.: 1980. – 241 с.

- Кутовой Э.Н., Гелета А.В. К вопросу применения анкеров прямоугольного сечения, закрепляемых в бетоне синтетическими клеями // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2000. №10. – С. 113-117.

- Bottiger U. Tragfahtgkeettserhohuni Geschan-digter, Zeintrich Gedructer Stahibetonstutzen Mittels Epoxid-Harzbetons // Bauplenuns-Bautechnik. 1987, №6. – S. 262-265.

- Cook R.A., Kunz J., Fuchs W., Konz R.C. Behavior and Design of Single Adhesive Anchors under Tensile Load in Uncracked Concrete // ACI Structural Journal, V. 95, №I, Junuary-February 1998. – P. 9-26.

- Hilty AG: Fastening Manual Anchoring // Issue Aug. 1997, Hilts Corporation Fastening Systems, Schaan 1997. – 325 p.

- Canovas M.F. Refuerzo de dementos astructurgles de Hormigon ormado mediante encolado de baudas de asero con adhesivos epoxidicos // Infromes de la Constmetion. 1985, vol. 37, №373. – P. 27-38.

- CEB: Fastenings to Reinforced Concrete and Masonry Structutes // Bulletin d’information Nr. 206, Part 1, CEB Lausanne, 1996. – 278 p.

- Cook R.A. Behavior of Chemically Bonded Anchors // Journal of Structural Engineering, American Society of Civil Engineers, V.I 19, №9, September, 1993. – P. 2744-2762.

- Cook R.A., Fagundo F.E., Biller M.H. Tensile Behavior and Design of Adhesive-Bonded Anchors and Dowels // Transportation Research Record 1392, Transportation Research Board, 1993. – P. 126-133.

- Walter E. Auszievepsuche an kunststoff dubein // Bauverwaltung, 1986, №3. – S. 114-115.

- Walter E. Ammann W. Fastening in new concrete materials // Concrete 2000. Edited by Ravindra K. Dhir and m. Roderik Jones. Published by EaFN Spon, New-York, 1995. – P. 847-856.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html