Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА

УКРАИНЫ

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И

АРХИТЕКТУРЫ

ГАЛУШКО ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА

УДК 69.059.25

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИННОВАЦИЙ ПРИ РЕМОНТЕ И

ВОССТАНОВЛЕНИИ ЗДАНИЙ

Специальность: 05.23.08 – Технология и организация  промышленного и

гражданского строительства

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук

Научный консультант: доктор технических наук, профессор

Менейлюк Александр Иванович

Одесса – 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПО РЕМОНТУ

И ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДАНИЙ…………………………………………….

1.1.Анализ  и  классификация  технологий  ремонта

зданий…………………………………………………………………

1.2. Особенности некоторых технологий ремонта………………

1.2.1. Особенности технологий усиления фундаментов

буроинъекционными сваями ………………………………….

1.2.2. Анализ известных установок для бурения скважин….

1.2.3. Особенности усиления фундаментов сваями с

использованием специальных оболочек……………………...

1.2.4.  Анализ  известного  оборудования  для  монтажа

элементов сваи………………………………………………...

1.2.5. Особенности способов заделки трещин и щелей……

1.3.  Анализ  известных  способов  и  оборудования  для

торкретирования…………………………………………………….

1.3.1. Основные способы торкретирования………………….

1.3.2.  Анализ  конструктивных  особенностей  торкрет-установок для сухого торкретирования……………………..

1.3.3.  Существующие  сопла  для  нанесения  торкрет-бетона……………………………………………………………

1.4.  Особенности  опалубки  и  поддерживающих  элементов,

используемых при ремонте и восстановлении……………….……

1.5.  Анализ известных способов восстановления накренившихся

зданий…………………………………………………………………

Выводы по 1 разделу…………………………………………………………...

РАЗДЕЛ  2.  ОБОСНОВАНИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И  МЕТОДИКА

ИССЛЕДОВАНИЙ……………………………………………………………….

2.1.  Технологические  резервы  и  возможные  результаты  их

7

18

18

29

29

33

45

52

57

68

68

73

78

82

85

91

93

3

использования……………………………………………………….

2.2. Обоснование направления исследований, научная гипотеза..

2.3. Общая методика научно-исследовательской работы………..

2.4. Методы решения отдельных задач……………………………

2.4.1.  Использованные  методы и результаты обследования

зданий…………………………………………………………...

2.4.2.  Методика  экспериментальных  исследований  по

разработке технологии торкретирования с дополнительным

перемешиванием  компонентов  смеси  с  помощью

предлагаемого устройства, материалы, оборудование………

2.4.3.  Методы  теоретических  исследований  по  разработке

средств  механизации  для  ремонтно-восстановительных

работ подземной части здания…………………………………

2.4.4.  Методы  теоретических  исследований  по  разработке

средств  механизации  для  ремонтно–восстановительных

работ надземной части здания….……………………………

Выводы по 2 разделу…………………………………………………………….

РАЗДЕЛ  3.  ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ  ПО  РАЗРАБОТКЕ

КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ  РЕШЕНИЙ  УСТРОЙСТВ

ДЛЯ РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ……………………….

3.1.  Теоретические исследования по разработке инновационной

технологии торкретирования………………………………………

3.1.1. Теоретические исследования процесса формирования

слоя торкрет-бетона……………….............................................

3.1.2.  Разработка  конструктивно-технологической  схемы

торкрет-установки……………………………………………..

3.1.3.  Разработка  сопла  с  различными  конструктивно–

технологическими решениями и областью применения……..

3.2.  Теоретические  исследования  по  совершенствованию

технологии выравнивания крена здания…………………….……

93

93

100

102

102

142

156

157

159

160

160

161

165

170

174

4

3.3.  Теоретические исследования по разработке конструктивно-

технологического  решения  устройства  для  образования

скважин………………………………………………………………

3.4.  Теоретические исследования по разработке конструктивно-технологических  решений  элементов  опалубки  для  работ  в

стесненных условиях……………………………………………….

3.4.1. Конструктивные особенности предлагаемых стоек.......

3.4.2.  Теоретические исследования по разработке опалубки

в стесненных условиях………………………………………..

3.4.3.  Расчеты  опалубочной  системы  для  стесненных

условий ремонта и восстановления зданий…………………

Выводы по 3 разделу…………………………………………………………….

РАЗДЕЛ 4.  ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

ТОРКРЕТИРОВАНИЯ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  ИННОВАЦИОННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ……………………………………………………………….

4.1. Определение скорости воздушного потока……...……………

4.2.  Влияние угла наклона сопла на качество бетонирования и

оценка количества потерь………………………………………….

4.2.1. Определение потерь бетонной смеси при нанесении и

прочности торкрет-бетона  при изменении технологических

параметров установки………………………………………...

4.2.2. Выбор методов подготовки поверхности…………….

4.3. Выбор оптимальных параметров предлагаемой установки.....

Выводы по 4 разделу……………………………………………………………

РАЗДЕЛ  5  РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  ТЕХНОЛОГИИ  ПРОИЗВОДСТВА

РЕМОНТНЫХ  РАБОТ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РАЗРАБОТАННОГО

ОБОРУДОВАНИЯ……………………………………………………………….

5.1.  Технологический регламент использования разработанного

устройства для торкретирования……………………………………

5.2.  Рекомендации  по  производству  опалубочных  работ  с

181

201

206

218

222

227

229

229

237

245

257

262

264

265

265

5

использованием разработанного оборудования…………………

Выводы по 5 разделу…………………………………………………. ………...

РАЗДЕЛ  6  РАЗРАБОТКА  ИННОВАЦИОННОЙ  ТЕХНОЛОГИИ

УСИЛЕНИЯ ФУНДАМЕНТОВ………………………………………………...

6.1.  Разработка  средств  малой  механизации  для  выполнения

работ нулевого цикла в стесненных условиях…………………….

6.1.1. Разработка конструктивно-технологического решения

портала…………………………….…………………………….

6.1.2. Разработка конструктивно-технологического решения

бурового устройства……………………………………………

6.2.  Технология  усиления  фундаментов  с  использованием

разработанных средств малой механизации……………………...

6.3.  Разработка  конструктивно-технологических  элементов

свайных фундаментов с оболочками………………………………

6.4.  Технология  усиления  фундаментов  с  помощью

разработанных свай…………………………………………………

6.4.1.  Технология  внешнего  усиления  фундаментов  с

помощью сваи № 1 и консолей………………………………...

6.4.2.  Технология  комплексного  усиления  фундаментов

(изнутри и снаружи) с помощью сваи № 1 и перемычек….....

6.4.3.  Технология  внешнего  усиления  фундаментов  с

помощью сваи № 2 и консолей………………………………...

6.4.4.  Технология  комплексного  усиления  фундаментов

(изнутри и снаружи) с помощью сваи № 2 и перемычек…….

Выводы по 6 разделу……………………………………………………………

РАЗДЕЛ  7  ИННОВАЦИОННАЯ  ТЕХНОЛОГИЯ  ВЫРАВНИВАНИЯ

КРЕНА  ЗДАНИЯ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  РАЗРАБОТАННОЙ

УСТАНОВКИ ДЛЯ БУРЕНИЯ………………………………………………….

7.1.  Анализ  деформаций  зданий  и  сооружений  и  причин

появления крена……………………………………………………...

7.2.  Разработка  технологического  регламента  по

270

279

280

280

280

285

289

291

300

305

311

315

318

321

323

323

6

выравниванию крена………………………………………………...

Выводы по 7 разделу ……………………………………………………………

РАЗДЕЛ  8  ВНЕДРЕНИЕ  И  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ…………………...

8.1. Апробация и внедрение результатов исследований………….

8.2.  Технико–экономическая  эффективность  результатов

исследований…………………………………………………………

Выводы по 8 разделу…………………………………………………………….

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ………………………………………………………………

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………………………..

ПРИЛОЖЕНИЯ книга 2………………………..……………………………….

330

335

336

336

360

373

375

378

1-120

7

ВВЕДЕНИЕ

Суть  научной  проблемы.  Работа  посвящена  повышению

эффективности  ремонтно-восстановительных  работ  при  значительных

деформациях зданий путем экспериментально-теоретических исследований и

разработке  инновационных  технологий  c  применением  новых  или

усовершенствованных  средств  малой  механизации  и  выбора  оптимальных

параметров.

Состояние  научной  проблемы.  Большая  часть  существующих  в

Украине  зданий  и  сооружений  нуждаются  в  ремонте  или  восстановлении.

Такие  работы  требуют  значительных  экономических  и  трудовых  затрат.

Традиционные  технологии  не  всегда  эффективны  при  значительных

деформациях  зданий  в  условиях  их  эксплуатации.  В  существующих

технологиях  ремонта  и  восстановления  имеются  резервы  повышения

эффективности путем улучшения качества, сокращения продолжительности

и стоимости работ.

Значимость  научной  проблемы  вытекает  из  необходимости

выполнения  больших  объемов  ремонтно-восстановительных  работ,  их

значительной  стоимости.  Решение  поставленной  проблемы  позволяет

сократить трудовые и экономические затраты при ремонте и восстановлении

зданий, улучшить качество выполняемых работ.

Основаниями и исходными данными для разработки темы диссертации

являются:

  результаты исследований известных ученых и специалистов в Украине

и за ее пределами, которые направлены на разработку и совершенствования

технологии ремонта и восстановления зданий;

  существующие технологии ремонта и восстановления зданий;

  имеющиеся  резервы  повышения  эффективности  традиционных

технологий  усиления  фундаментов,  опалубочных  работ,  восстановления

конструкций с помощью торкретирования, исправления крена здания;

8

  четырнадцать  изобретений  и  патентов  автора  по  инновациям  при

ремонте и восстановлении зданий;

  практический  опыт  работы  автора  на  объектах  ремонта  и

восстановления зданий.

Обоснования  необходимости  проведения  исследований  обусловлено

следующим:  в  стране  имеется  огромное  количество  зданий  требующих

ремонта и восстановления. Размеры финансирования этих работ в Украине

весьма ограничены. Значительная часть таких работ выполняется в условиях

действующих  предприятий  или  эксплуатируемых  зданий.  При  этом

необходимо выполнить работы с высоким качеством и в кратчайшие сроки.

Существующие технологии и оборудование не всегда позволяет сделать это.

Актуальность  научно–технической проблемы.  Население  Украины  и

других  республик  бывшего  Союза  нуждалось  в  жилье.  Поэтому  возникла

необходимость  внедрения  индустриальных  методов  строительства  с

использованием  типового  проектирования  и  максимального  использования

сборных, в том числе железобетонных конструкций.

К  сожалению,  из-за  высоких  темпов  строительства  и  концепции

ограниченного  срока  эксплуатации  жилых  зданий  и  сооружений,  много

необходимых  технических  задач  не  было  своевременно  решены.  А

некоторые организационно-технологические задачи остались не решенными,

или решались на недостаточном уровне. Это привело к ускоренному износу

этих объектов.  К ним  относятся:  укрепление  грунтов  оснований,  усиление

фундаментов,  защитные  действия  от  избыточного  увлажнения  как  от

атмосферных осадков, так и подтопления территорий, сопряжения отдельных

сборных элементов, контроль потерь водонесущих коммуникаций, качество

обследования  и  несвоевременные  сроки  проведения  ремонтно-восстановительных работ и др.

Высокие  темпы  строительства  привели  ко  многим  серьезным

нарушениям.  А  отсутствие  эффективных  и  необходимых  решений,  по

9

многим градостроительным проблемам, усилило эти нарушения, которые и

привели  в  настоящее  время  к  аварийному  состоянию  значительное

количество жилых зданий и сооружений.

Под  действием  различных  факторов  приблизительно  10  -  15%

конструктивных  элементов  непроизвольно  разрушаются  при

непредвиденных проектом обстоятельствах. А они в свою очередь приводят к

досрочному выходу из эксплуатации зданий и сооружений.

При  этом  преобладающее  количество  аварий  относится  к  сборным

каркасным,  железобетонным,  мелкоблочным  и  каменным  зданиям  и

сооружениям.  На  Украине  жилой  фонд  составляет  974  млн.  м

2

общей

площади.  Из  них  72  млн.  м

2

приходится  на  пятиэтажные  здания,  износ

которых к 2008 г. составил - 96%. На сегодняшний день эксплуатировать эти

здания  нельзя,  т.к.  срок  службы  их  истек.  Такая  ситуация  сложилась  и  в

других государствах бывшего Союза. Как пример,  в Российской Федерации

из 3 млрд. м

2

общей площади жилых домов 50% требует срочного ремонта,

которые  на  протяжении  последних  45  лет  не  ремонтировались  вообще,  и

около 105 млн. м

2

являются аварийными и изношенными.

Поэтому проблема,  посвящена  повышению эффективности ремонтно-восстановительных  работ  путем  разработки  инновационных  технологий  c

применением новых или усовершенствованных средств малой механизации.

Следовательно,  актуальность  научно-технической  проблемы

обусловлена  необходимостью  выполнения  больших  объемов  ремонтно-восстановительных  работ,  их  высокой  стоимостью,  а  также  имеющимися

техническими резервами повышения их эффективности.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Работа

выполнена с учетом Постановления Кабинета Министров Украины № 409 от

5  мая  1997  г.  «Об  обеспечении  надежности  и  безопасной  эксплуатации

зданий, сооружений и инженерных сетей», Закон України «Про пріоритетні

напрямки розвитку науки і техніки» від 11.07.2001 № 2623 –  III у змінах до

цього закону від 9 вересня 2010 року № 2519 VI, загальнодержавна програма

10

реформування  та  розвитку  житлово-комунального  господарства  на  2004  –

2010 роки, затверджена Законом України від 24.06.04 № 1869 IV (Розділ III.

Основні  напрями,  завдання  і  заходи  з  видання  програми,  підрозділ  4  –

розроблення та впровадження новітніх технологій і обладнання, спрямованих

на  технічне  переоснащення  житлово-комунального  господарства),

комплексна  реконструкція  старої  забудови  центральних  районів  міст

України,  Державна  програма  «Реконструкція  житлових  будинків  перших

масових серій» № 820, від 14 травня 1999 року.

Диссертационная  работа  выполнена  в  соответствии  с  основными

направлениями  НИР  Одесской  государственной  академии  строительства  и

архитектуры  в частности «Реставрація, реконструкція, консервація будівель

та споруд, пам'яток архітектури» (номер державної реєстрації - 0104U007336)

и планами НИР кафедры технологии строительного производства, по теме:

«Організаційно-технологічні основи вибору ефективних рішень будівництва

та реконструкції».

Роль автора заключалась в обосновании и разработке конструктивно-технологических  решений  и  средств  малой  механизации  для  ремонта  и

восстановления  зданий,  а  именно,  создание  новых  и  совершенствования

существующих  технологий,  усовершенствования:  опалубочных  работ;

усиления фундаментов; торкретирования; выравнивания кренов зданий.

Цель  и  задачи  диссертационной  работы.  Цель  работы  –  разработка

технологических основ инноваций, повышающих эффективность ремонта и

восстановления зданий

Для достижения цели в диссертации поставлен ряд задач:

  обосновать  направление  исследований,  сформулировать  общую

методику и методы решения отдельных задач;

  выполнить  теоретические  исследования,  направленные  на  разработку

инновационных конструктивно-технологических решений;

  разработать  средства  малой  механизации  для  ремонтно-восстановительных работ;

11

  разработать  технологию  ремонта  с  использованием

усовершенствованного оборудования для торкретирования;

  разработать  технологию  усиления  фундаментов  эксплуатируемых

зданий с использованием новых конструктивных решений;

  усовершенствовать  технологию  устройства  опалубочных  работ  в

стесненных условиях;

  усовершенствовать технологию исправления крена здания;

  выполнить апробацию и внедрение результатов исследований.

Объект исследований – технология ремонта и восстановления зданий.

Предмет  исследований  –  технологические  основы  инноваций  при

ремонте и восстановлении зданий.

Методы исследований:

Практической  основой  диссертационных  исследований  послужил

системный  подход  к  изучению  существующих  технологий  по  ремонту  и

восстановлению  зданий.  В  целом,  в  работе  применен  комплекс  научных

методов: аналитический метод обработки информации, экспериментальные

исследования,  математическое  моделирование,  статистические  методы

обработки результатов. Информационной базой для решения поставленных

задач  являются  Государственные  строительные  нормы  Украины,

рекомендации  и  положения  Министерства  регионального  развития  и

жилищно-коммунального  хозяйства  Украины,  периодические  издания,

сборники  научных  трудов,  монографии  и  публикации  отечественных  и

зарубежных ученых.

Научная новизна полученных результатов.

Впервые представлены:

•  результаты  теоретических  исследований  по  расчету  и

конструированию:

–  рабочего  органа  устройства  для  одновременного  бурения  и

извлечения грунта из скважин;

–  элементов опалубки;

12

–  4  конструктивно-технологических  решения  усиления

фундаментов в просадочных грунтах с помощью разработанных

свай;

–  1  конструктивно-технологическое  решение  буроинъекционной

сваи с использованием разработанного устройства;

–  портала для работы в стесненных условиях;

•  закономерности  влияния  технологических  параметров

торкретирования  на  прочностные  характеристики  торкрет-бетона  и

количества потерь бетонной смеси при использовании разработанного

устройства;

•  закономерности  влияния  методов  подготовки  поверхности  на

адгезионную  прочность  торкрет-бетона,  полученного  с  помощью

разработанной установки;

•   результаты  оптимизации  технологических  параметров

торкретирования  с  использованием  предлагаемой  установки  по

критерию качества торкрет-бетона.

Усовершенствованы:

•  технология торкретирования;

•  технология выравнивания крена здания;

•  технология усиления фундаментов;

•  технология опалубочных работ;

Практическое значение результатов работы заключается в следующем:

1.  Разработаны  технологические  регламенты  на  следующие

инновационные технологии:

•  торкретирование с использованием нового оборудования;

•  опалубочные работы с использованием разработанных устройств стоек

для  прижатия  щитов  опалубки  к  поверхности  бетона  существующих

конструкций;

•  выравнивание  крена  здания  с  использованием  разработанного

оборудования,  позволяющего  выполнять  одновременно  бурение  и

13

очистку полости скважины от грунта;

•   пять  вариантов  технологий  усиления  фундаментов  с  помощью

разработанных свай и оборудования.

2.  Результаты  исследований  использованы  при  разработке

технологических карт:

•   усиление  существующих  фундаментов  Одесского  театра  юного

зрителя  по  ул.  Греческой,  50  с  помощью  буроинъекционных  свай  с

применением разработанных средств малой механизации;

•  выравнивания крена жилого здания по ул. Гудыменко, 15 г. Запорожья

с  использованием  разработанного  оборудования  способом

горизонтального бурения;

•  усиление  фундаментов  Института  геологических  наук  Национальной

академии  наук  Украины  г.  Киев  по  улице  Гончара,55б  с

использованием  разработанных  свай  и  оборудования  типа  «Портал»

при ремонте;

•  торкретирование  по  разработанной  технологии  при  заделки  щелей  и

трещин, вызванных значительными деформациями в результате крена

9-этажного  блочного  жилого  здания  по  ул.  Гудыменко,  17  г.

Запорожья;

3.  Результаты исследований внедрены на трех объектах

•  При  усилении  существующих  фундаментов  Одесского  театра  юного

зрителя  по  ул.  Греческой,  50  с  использованием  разработанного

устройства для образования скважин и извлечения грунта.

•  При  выравнивании  крена  жилого  здания  по  ул.  Гудыменко,  15  в  г.

Запорожье  с  использованием  разработанного  оборудования  путем

выбуривания горизонтальных скважин.

•  При  заделке  щелей  торкретированием  после  выравнивания  крена

жилого 9-ти этажного здания по ул. Гудыменко, 17 в г. Запорожье.

4.  Расчетная  экономическая  эффективность  по  результатам  внедрения

составила 101,9тыс. грн.

14

•  При  усилении  существующих  фундаментов  Одесского  театра  юного

зрителя по ул. Греческой, 50 – 96,4 тыс. грн.

•  При  выравнивании  крена  жилого  здания  по  ул.  Гудыменко,  15  в  г.

Запорожье –  1264 грн на одну установку,  на все три установки 3792

грн. работающие на объекте.

•  При  заделке  щелей  торкретированием  после  выравнивания  крена

жилого 9-ти этажного здания по ул. Гудыменко, 17 в г. Запорожье  -

4,26 тыс. грн.

5.   Результаты  исследований  внедрены  в  учебный  процесс  при  разработке

нового  курса  «Современные  технологии  реконструкции  и  восстановления

зданий»

Личный  вклад  соискателя:  Диссертационная  работа  является

самостоятельно  выполненным  научным  трудом,  в  котором  содержатся

полученные  лично  автором  результаты  исследований,  а  именно:

представлены  результаты  теоретических  исследований  по  расчету  и

конструированию (рабочего органа устройства для одновременного бурения

и  извлечения  грунта  из  скважин;  элементов  опалубки;  четырех

конструктивно  технологических  решений  усиления  фундаментов  в

просадочных грунтах с помощью разработанных свай; портала для работы в

стесненных условиях); закономерности влияния технологических параметров

торкретирования  на  прочностные  характеристики  торкрет-бетона  и

количества  потерь  бетонной  смеси  при  использовании  разработанного

устройства;  закономерности  влияния  методов  подготовки  поверхности  на

адгезионную  прочность  торкрет-бетона,  полученного  с  помощью

разработанной  установки;  результаты  оптимизации  технологических

параметров торкретирования с использованием предлагаемой установки по

критерию  качества торкрет-бетона.

Апробация результатов работы.  Основные  положения  и  результаты

диссертационной  работы  сообщались  и  опубликованы  на  следующих

конференциях,  симпозиумах,  семинарах:  Міжнародна  конференція

15

«Проектирование  и  строительство  в  сложных  геологических  условиях»  -

Севастополь,  Украина  1990г.;  4  Міжнародна  конференція  з  проблем

пальового фундаментобудування.  м.  Уфа, 1998р.; Міжнародна конференція

//Проблеми реконструкції та експлуатації промислових та цивільних об’єктів.

Дніпропетровськ,  Україна,  1999р.;  V  Українська  науково-технічна

конференція  «Застосування  пластмас  у  будівництві  та  міському

господарстві»  Харків,  Україна,  2000р.;  «Економіка:  проблеми  теорії  та

практики»  Дніпропетровськ,  Україна,  2000р.,  2001  р.;  Научно-техническая

конференция «Коммунальное хозяйство городов», г. Харків, Україна, 2000р.;

“Наука і освіта”, Дніпропетровськ, Україна, 2000р.; Всеукраїнська науково-методична  конференція.  «Використання  методів  активізації  навчання  у

вищих  технічних  навчальних  закладах  за  сучасних  умов”.  Запоріжжя,

Україна,  2001р.,  2002  р.;  ІІ  науково-практичний  семінар  «Структура,

властивості й склад бетону. Питання теорії, бетоноведення і технологічної

практики».  Рівно,  Україна,  2002р.;  IV  Міжнародна  науково-технічна

конференція  «Застосування  пластмас  у  будівництві  та  міському

господарстві».  Харків,  Україна,  2002;  «Перспективні  задачі  інженерної

науки».  Дніпропетровськ,  Україна,  2002;  «Актуальные  проблемы  усиление

оснований и фундаментов аварийных зданий и сооружений». Пенза, Россия,

2002г.;  «Строительство,  материаловедение,  машиностроение».

Днепропетровск,  Украина,  2002г.,  2004г.,  2005  г.,  2009  г.,  2010  г.,  2011  г;

Двадцать третья ежегодная международная конференция «Композиционные

материалы в промышленности». г. Ялта, Крым, Украина, 2003г.; Міжнародна

конференція  «Захист  від  корозії  і  моніторинг  залишкового  ресурсу

промислових  будівель,  споруд  та  інженерних  мереж»,  м.  Донецьк,

Україна,2003р.;  Экономика  и  маркетинг  в  ХХI  веке.  4-я  международная

конференция  студентов  и  молодых  ученых.  г.  Донецк,  Украина,  2003г.;  Х

Международная  научно-методическая  конференция  Педагогический

менеджмент и прогрессивные технологии в образовании. г. Пенза, Россия,

2003г.;  Проблемы  и  перспективы  современного  строительства.  Запорожье,

16

Украина,  2003г.;  AIMS  FOR  FUTURE  OF  ENGINEERING  SCIENCE.  IV

International  Scientific  Conference  July  2  –  8,  2003  –  Igalo,  Republic  of

Montenegro.;  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  “Українська

політична  антропологія  як  гуманістичний  чинник  державотворення  в

Україні», Запоріжжя, Україна, 2003р.; The fifth international scientific forum

aims for future of engineering science, – Paris, France, 2004; ХI Международная

научно-техническая  конференция.  Иваново,  Украина,  2004г.;  IV

Международная  научно-техническая  конференция  «Надежность  и

долговечность  строительных  материалов,  конструкций  и  оснований

фундаментов» Волгоград, Россия, 2005; The sixth international scientific forum

aims  for  future  of  engineering  science,  Hong  Kong,  2005;  Международная

научно –  практическая конференция «Реконструкция –  Санкт –  Петербург»,

Санкт – Петербург, Россия, 2005; International academy of engineering alliance

for  integration  and  investments  in  the  economy  of  Ukraine  prydniprovs'ky  center

of  the  international  academy  of  engineering  international  economic  magazine

“economy  &  state”  davos  congress  center.  davos  congress  center  Switzerland,

2006; Щорічна науково -методична конференція ОГАСА «Підвищення якості

підготовки  фахівців»  Одеса,  2008  -  2012р.;  «Forum  International  pour  le

Developpement  de  I'Education  et  des  Sciences.  Actes  des  conferences  dans  le

forum  international pour  le developpement  de  l'education  et des  science en 2009,

THESIS  2009  en  langues  etrangeres.  Paris,  France,  2009;  ХVІІІ  (ежегодная)

международная  научно-техническая  конференция  «Экологическая  и

техногенная  безопасность.  Охрана  водного  и  воздушного  бассейнов.

Утилизация  отходов»  Харьков,  Украина,  2010г.;  Науково-технічна

конференція  «Сучасні  технології,  матеріали  і  конструкції  в  будівництві»

Вінниця,  Україна,  2010  г.;  Міжнародна  науково-технічна  конференція

присвячена  до  «80-річчя  від  дня  заснування  Одеської  державної  академії

будівництва та архітектури». Одеса, Україна, 2010 р.; Х міжнародна наукова

конференція  молодих  вчених,  аспірантів  і  студентів.  Макіївка,  Україна,

17

2011р.;  IIІ  Международный  симпозиум  «Проблемы  современного бетона и

железобетона», Минск, Белоруссия, 2011г.

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  опубликованы  в  68

печатных  работах,  в  т.ч.  1  монография,  53  статьи  в  научных  журналах  и

сборниках  научных  работ,  из  них  40  в  специализированных  изданиях

рекомендованных  ВАК  Украины,  20  тезисов  докладов  на  научно-технических  конференциях  на  Украине  и  за  рубежом,  14  авторских

свидетельств и патентов.

Структура  работы.  Диссертационная  работа  складывается  из

введения,  восьми  разделов,  общих  выводов,  списка  использованных

информационных  источников  в  количестве  268  на  24  стр.  Диссертация

включает 33 таблицы и 234 рисунка. Общий объем диссертационной работы

составляет 403  страницы.  Титульный лист,  содержание  работы  и  введение

занимают 17 страниц, основная часть состоит из восьми разделов и общих

выводов размещены на 360 страницах, список использованной литературы -

24 страниц, дополнения - 120 страниц.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1.  В  работе  решена  поставленная  проблема,  повышения

эффективности  ремонтно-восстановительных  работ  путем

разработки  инновационных  технологий  c  применением

усовершенствованных или новых средств малой механизации.

2.  Анализ  информационных  источников  позволил  составить

классификацию  существующих  технологий  ремонтно-восстановительных  работ  и  определить  три  наиболее  важных

направления исследований по совершенствованию традиционных

технологий или разработке инноваций:

  усиление фундаментов;

  ремонт конструкций способом торкретирования;

  опалубочные работы;

  восстановление накренившихся зданий.

3.  Разработанная  методика  и  методы  выполнения  отдельных  задач

направлены на решение поставленной проблемы.

4.  Выполненные  теоретические  исследования  по  изучению

технологических  процессов,  соответствующие  расчеты  и

разработанные  конструктивно-технологические  решения  нового

оборудования  позволили  создать  инновационные  технологии

(торкретирования,  выравнивания  кренов  здания,  усиления

фундаментов, устройства опалубки).

5.  При  использовании  в  технологии  усиления  фундаментов

разработанного  бурового  оборудования  установлены  следующие

характеристики:  скорость  вращения  шнека  –  55  об/мин;  диаметр

лопасти Дп  -  0,36м; шаг винта лопасти –  0,06 м; угол резания -  α -

45

0

;  толщина  стружки  h  -  0,12м;  крутящий  момент  бурового

устройства при погружении в грунт - 151 кНм; глубина скважины –

376

7  м;  тип  грунтов  -  первый;  скорость  лопастей  –  0,12  м/с;

производительность – 30,7 м

3

/ч.

6.  При  использовании  разработанного  оборудования  для

восстановления  конструкций  способом  торкретирования

установили  следующие  характеристики:  скорость  подачи  воздуха

от 40 до 55 м/с.; диаметр сопла - 35 мм; давление в компрессоре ДК-9  задавалось  3  –  3,5  атм.;  давление  в  баках  воды  2,5  –  3  атм.;

расстояние  до  ремонтируемой  поверхности  –  1,1  м;  скорость

выхода смеси из сопла –  110 м/сек; угол подаваемой смеси –  15  -

25

0

; В/Ц отношение – 0,4; производительность – 0,3 м

3

/ч.

7.  При использовании в технологии торкретирования разработанного

устройства можно   улучшить основные показатели  торкрет-бетона

по сравнению с использованием типового оборудования: прочность

при  сжатии  –  8%,  прочность  на  растяжение  при  раскалывании  –

43%.

8.  Прочность  торкрет-бетона  и  количество  потерь  зависят  от  угла

наклона сопла и толщины укладываемого слоя. При толщине слоя

торкретбетона 50 мм и угле наклона от 15

0

до 25

0

количество потерь

достигает минимального предела –  8,5  –  9,5%, а предел прочности

при сжатии – 37 до 39МПа.

9.  Разработанные  технологические  карты  позволяют  использовать

полученные  результаты  исследований  при  ремонтно-восстановительных  работах,  путем  разработки  инновационных

технологий  с  применением  новых  или  усовершенствованных

средств малой механизации в условиях эксплуатируемых зданий

10. Экономический  эффекта  от  внедрения  результатов  исследований

составляет 101931,39 грн, в том числе:

  технология  выравнивания  крена  жилого  здания  ул  Гудыменко,

15, г. Запорожье - 1264 грн.

377

  технология торкретирования при заделке трещин и щелей после

выравнивания  крена  жилого  дома  по  ул.  Гудыменко,  17,  г.

Запорожье – 4,26 тыс. грн

  технология  усиления  фундаментов  Одесского  театра  юного

зрителя по ул. Греческой, 50 – 96407,39 грн.

  технология усиления фундаментов Института геологических наук

Национальной  академии  наук  Украины  г.  Киев  по  улице

Гончара,55б – 186366,04 грн.

378

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Ермолаев Н. Н. Надежность оснований сооружений./ Н. Н. Ермолаев,

В. В. Михеев - Ленинград, Стройиздат, 1976.– 250 с.

2.  Березанцев В. Г. Расчет оснований сооружений./  В. Г.  Березанцев.  -

Л, Стройиздат, 1970. – 350 с.

3.  Гольдштейн  М.  Н.  Механические  свойства  грунтов./  М.  Н.

Гольдштейн - М., Стройиздат, 1971, 1973. – 412 с.

4.  Школа  А.  В.  Некоторые  вопросы  расчета  надежности  причальных

гидро-технических  сооружений:  автореф  дис…канд.  тех.

наук:05.23.02/ Школа А. В. - Одесса. ОИИМФ, 1973. – 16 с.

5.  Коновалов  П.А.  Основания  и  фундаменты  реконструируемых

зданий. / П.А.Коновалов - М.: Стройиздат, 1980. – 320 с.

6.  Дроздов  В.  А.Ограждающие  конструкции  промышленных  зданий/

Под ред.  канд. техн. наук В. А.Дроздова.  -  М.:  Стройиздат, 1968.  –

280 с.

7.  Нечаев Н. В. Капитальный ремонт жилых зданий./ Н. В.Нечаев. - М.:

Стройиздат, 1990. – 207 с.

8.  Поляков Е. В. Реконструкция и ремонт жилых зданий./ Е. В.Поляков.

- М.: Стройиздат, 1972. – 27 с.

9.  Москвин В. М. Коррозия бетона и железобетона, методы их защиты./

В. М.  Москвин, Ф. М.  Иванов, С. Н.  Алексеев, Е. А.  Гузеев –  М.:

Стройиздат, 1980. –536с.

10.  Кузнецов  Ю.  Д.  Обеспечение  долговечности  железобетонных

конструкций при  реконструкции промышленных предприятий./  Ю.

Д.Кузнецов, И. Н. Заславский – Киев: «Будівельник», 1985. – 110 с.

11.  Шишкин А.А.  Анализ причин аварий и повреждений строительных

конструкций./  Под  ред.  д-ра  техн.  наук,  проф.  А.А.Шишкина  -

выпуск 3 - М.: Стройиздат, 1965. – 302 с.

12.   Rudolf   Rybicki  Schaden  und  Manqel  an  Baukonstruktionen,  Werner  -

Verlaq,  Dusseldorf,  1974.  /  Р.  Рибицки  Повреждения  и  дефекты

379

строительных конструкций//  Р. Рибицки. –  М.: Стройиздат, 1982.  –

430 с.

13.  Смольтчик  Х.  У.  Критерий  устойчивости  при  оценке  свайного

ростверка./  Смольтчик Х. У. //Доклады Союза немецких инженеров

ФРГ № 142., 1973., - С. 17-23.

14.  Edvard  B.Grunau.  Verhinderunq  von  Bauschaden  Vermitterunq,  Erosion

und  Korrosion  von  Baustoffen-Moderne  Schutrmethoden,  Koln  –

Braunsfeld,  1978.  /Э.  Грунау.  Предупреждение  дефектов  в

строительных конструкциях.  //  Грунау Э.  –  М.:  Стройиздат, 1980.  –

215 с.

15.  Матвеев Е. П. Реконструкция жилых зданий. Часть I / Е. П. Матвеев.

- М.: 1999. – 370 с.

16.   Леденев  В.  В.,  Скрылев  В.  И.  Предупреждение  аварий./  В.  В

Леденев,  В.  И.  Скрылев  -  Издательство  Ассоциации  строительных

вузов. Москва: 2002. – 238 с.

17.  Райзер  В.  Д.  Расчет  и  нормирование  надежности  строительных

конструкций / В. Д. Райзер – М.: Стройиздат, 1995. – 352 с.

18.  Шпете  Г.  Надежность  несущих  строительных  конструкций./  Г

Шпете. - перевод с немецкого – М.: Стройиздат, 1994. – 288 с.

19.    Рекомендации  по  обеспечению  надежности  и  долговечности

железобетоннных конструкций промышленных зданий и сооружений

при  их  реконструкции  и  восстановлении  /Харьковский

ПромстройНииПроект – М.: Стройиздат, 1990. – 170 с.

20.  Нечаев Н. В. Капитальный ремонт жилых зданий./ Н. В. Нечаев - М.:

Стройиздат, 1990. – 207 с.

21.  Газета «Наше время +» 11.01.07 г. «Кошмар на улице Финальной». г.

Запорожье.

22.  Скрамтаев  Б.  Г.  О  недостатках  в  производстве  и  применении

перлитокерамзитобетонных  панелей  наружных  стен  и  о  мерах  их

исправления./  Б.  Г.  Скрамтаев,  Г.  А.  Бужевич.  -  В  кн.  «Анализ

380

причин  аварий  и  повреждений  строительных  конструкций».  -  М.:

Стройиздат – 1965. - С. 41-64.

23.  Емельянов А. А. Причины образования трещин в панелях из легких и

ячеистых бетонов./ А. А. Емельянов В кн. «Анализ причин аварий и

повреждений  строительных  конструкций».  Выпуск  3.  -  М.:

Стройиздат, 1965. - С. 66-83.

24.  Трегуб  А.  С.  Деформации  крупнопанельного  здания  при

неравномерных осадках основания./ А. С. Трегуб, С. М. Питулько, И.

Н.Москалина, Н. В.  Левина, А. Н.  Селимов  //  Журнал «Жилищное

строительство» № 4, 1981. - С. 16 - 17.

25.  Чучкин  И.  С.  Диагностика  повреждений  и  восстановление

эксплуатационных  качеств  конструкций./  И.  С.  Чучкин.  –  Москва:

Изд-во Ассоциации строительных вузов, 2001. – С. 35 – 50.

26.  Уткин  В.  С.  Вертикальные  трещины  в  простенках  9-ти  этажного

дома. / В. С. Уткин //Журнал «Жилищное строительство». – 1993 -№

4. - С. 29-30.

27.  Сенин  Н. И. Испытания фрагмента сборно-монолитного здания./  Н.

И.  Сенин, В. М.  Паненков//  Журнал «Жилищное строительство».  –

1993 - № 4. - С. 9 - 10.

28.  Остапов  А.  Н.  Трещиностойкость  и  прочность  плит  перекрытий  с

увеличенными  шагами  арматуры./  А.  Н.  Остапов,  В.  С.  Зырянов//

Журнал «Жилищное строительство» - 1992 - № 7. - С. 16 - 17.

29.  Емельянов А. А.  Деформации и повреждения зданий из объёмных

блоков. / А. А. Емельянов. - «Анализ причин аварий и повреждений

строительных конструкций», вып. 3. - М.: Стройиздат, 1965. - С. 84 -

108.

30.  Шаровар  М.К.  О  взаимосвязи  проницаемости  высокопрочного

бетона с характеристиками его пористой структуры. / М.К. Шаровар.

- Известия вузов, 1986. - С. 71 - 75.

381

31.  Аварии и катастрофы. Предупреждение и ликвидация последствий./

Кн. 1, изд-во Ассоциации строительных вузов. – Москва: 1995. –250

с.

32.  Нежиховский Р.А. Наводнения на реках и озерах./ Р.А. Нежиховский

- Л.: Гидрометеоиздат, 1988. – С. 10 - 15

33.  Галушко  В.  А.  Обводнение  застроенных  территорий  один  из

факторов преждевременного  износа  эксплуатирующихся объектов./

В.  А.  Галушко  //  The  fifth  international  forum  for  future of engineering

science, may 2…8, 2004 – Paris, France, 2004. - С. 338-342.

34.  Галушко  В.А.  Исследование  влияния  различных  факторов

композиционных  материалов  на  долговечность  конструкций./  В.А.

Галушко  //Материалы двадцать третьей ежегодной международной

конференции  и  выставки  «Композиционные  материалы  в

промышленности». Сентябрь 2003 г. /Украинский информационный

Центр «Наука.Техника. Технология».- Ялта, Крым 2003. - С. 181-184.

35.  Донченко  М.  Н.,  Оценка  параметров  надежности  здания  –  как

системы./  М.  Н.  Донченко,  В.А.  Галушко//Матеріали  міжнародної

конференції  «Захист  від  корозії  і  моніторінг  залишкового  ресурсу

промислових  будівель,  споруд  та  інженерних  мереж».  2003  г.  –

Донецьк, 2003. - С. 75-78.

36.  Галушко В.А. Техногенное влияние на состояние конструкции./ В.А.

Галушко  //  AIMS  FOR  FUTURE  OF  ENGINEERING  SCIENCE.  IV

International  Scientific Conference July 2  – 8, 2003 – Igalo, Republic of

Montenegro. Abstracts., 2003. - Р. 70-72.

37.   Галушко  В.А.  Оценка  экономической  эффективности  ремонтно-восстановительных  работ  в  стесненных  условиях./  В.А.  Галушко//

Збірник  наукових  праць  з  гуманітарних  наук  матеріали

Всеукраїнської  науково-практичної  конференції  «Українська

політична антропологія як гуманістичний чинник державотворення в

Україні» Запоріжжя 2003 р./ ЗДІА. – Запоріжжя, 2003. - С. 86-90.

382

38.  Галушко  В.А.  Технологические  особенности  восстановления

несущих  конструкций  зданий  методом  торкретирования./  Галушко

В.А. Бабий И. Н., Колодяжная И.В., Нетека А.Г.// Вісник донбаської

національної  академії будівництва  і  архітектури. Збірник  наукових

праць,  випуск  2011  –  3(89).  Матеріали  Х  міжнародної  наукової

конференції молодих вчених, аспірантів і студентів. Макіївка, 2011 –

С. 33 – 36.

39.   Галушко  В.А.  Влияние  социально-экономических  аспектов  на

преждевременный  износ  эксплуатирующихся  объектов./  В.А.

Галушко В.А.// The fifth international scientific forum aims for future of

engineering science, may 2 – 8, Paris, France, 2004. - Р. 98 – 103.

40.  Донченко  М.  Н.  Деякі  особливості  сучасного  стану  будівель  та

споруд./  М. Н.  Донченко, А. М.  Галушко, В.А.  Галушко//  Сборник

научных  трудов.  «Строительство,  материаловедение,

машиностроение».  Под  общей  редакцией  д.т.н.,  проф.  В.  И.

Большакова.  Днепропетровск/  ПГАСА.  -  Днепропетровск,  2004.-

Вып. № 29.- С.78 – 82.

41.  Галушко В.А. Совершенствование технологии нанесения пленочных

материалов в стесненных условиях./ В.А. Галушко // Сб науч. трудов

Третьей  научно-практической  конференции  «Организация

неразрушающего контроля качества продукции в промышленности».

30 апреля – 7 мая 2005 г.- Анталия, Турция, 2005.- С. 103-105.

42.  Galushko V. Some aspects affecting the durability of reinforced concrete

structures./  V.  Galushko/  International  academy  of  engineering  alliance

for integration and investments in the economy of Ukraine prydniprovs'ky

center of the international academy of engineering international economic

magazine  “economy  &  state”  davos  congress  center.  davos  congress

center 4 – 10 july 2006 - Switzerland, 2006. - Р. 125-131.

43.  Тян  Р.Б.  Методика  определения  долговечности  зданий./  Тян  Р.Б.

д.т.н.,  проф.,  Галушко  В.А.//  Науково-практичний  журнал  «Новини

383

науки  Придніпров’я»;  Під  ред.  д.т.н.,  проф.  В.  І.  Большакова.  -

Дніпропетровськ:  ПДАБА.  -  2006.-  Інженерні дисципліни № 3. -  С.

54-58.

44.  Тян  Р.  Б.  Роль  реконструкции  зданий  в  решении  социально-экономических и градостроительных задач./ Р. Б. Тян д.т.н., проф., В.

А.  Галушко  //Науково-практичний  журнал.  «Новини  науки

Придніпров’я»;  Під  ред.  д.т.н.,  проф.  В.  І.  Большакова.-

Дніпропетровськ: ПДАБА.  -  2006.  -  Інженерні дисципліни № 4. -  С.

31-37.

45.  Тян  Р.  Б.  Шляхи  збільшення  надійності  житлових  будівель  при

проведенні ремонтно-відновлювальних робіт. / Р. Б. Тян д.т.н., проф.,

В. А. Галушко// Сб. науч. трудов «Строительство, материаловедение,

машиностроение»;  Под  общей  редакцией  д.т.н.,  проф.  В.  И.

Большакова.- Дн-вск: ПГАСА. - 2007.- Вып. 43.- С. 570 – 580.

46.  Галушко  В.  А.  Выравнивание  крена  эксплуатируемых  зданий

методом горизонтального бурения./ В.А. Галушко, И.В. Колодяжная,

В.  Плотников  и  др.//  Науковий  вісник  будівництва.  –  Харьков:

ХДТУБА ХОТВ АБУ. – 2009. - Вип. 51. - С. 69 – 76.

47.  Менейлюк А. И. Классификация ремонтно-восстановительных работ

нулевого цикла./ А. И. Менейлюк, В. А. Галушко, И. В. Колодяжная//

Сборник  научных  трудов  «Строительство,  материаловедение,

машиностроение»;  Под  общей  редакцией  д.т.н.,  проф.  В.  И.

Большакова.  -  Днепропетровск: ПГАСА. -  2010.  –  Вып.  № 56. –  С.

285 – 291.

48.  Галушко  В.А.  Особенности  расчета  горизонтального  выбуривания

при выравнивании крена здания./  В.  А.  Галушко, И.В. Колодяжная,

В.  Г.  Стратиенко,  А.  С.  Пидойма.//  Сборник  научных  трудов

«Строительство,  материаловедение,  машиностроение».  Под  общей

редакцией д.т.н., проф. В. И. Большакова.- Днепропетровск: ПГАСА.

- 2011. – Вып. № 61. – С.109 – 117.

384

49.  Менейлюк А.  И.  Инновационные технологии выполнения бетонных

работ в стесненных условиях эксплуатируемых объектов. В 2 т. Т. 2

Технология  бетона./  А.  И.  Менейлюк,  В.  А.  Галушко,  И.  В.

Колодяжная,  А.  С.  Пидойма//  Проблемы  современного  бетона  и

железобетона:  Материалы  IIІ  Международного  симпозиума.

/Министерство  архитектуры  и  строительства  республики  Беларусь.

НИР  унитарное  предприятие  по  строительству  «Институт

БелНИИС»; редкол.: М.Ф. Марковский (председатель) [и др.]. 9 – 11

ноября 2011 г./ Минсктиппроект. Минск, 2011. - С. 362 – 368.

50.  Галушко  В.  А.  Технология  бетонных  работ  при  ремонтах  с

применением  стойки  /  В.  А.  Галушко,  Л.  В.  Кучеренко,  И.  В.

Колодяжная,  С.  Р.  Можина  -  Вісник  Одеської  державної  академії

будівництва  та  архітектури.  випуск  №  40.  до  80-річчя  від  дня

заснування Одеської державної академії будівництва та архітектури

– 2010 – С. 48 – 52.

51.  Галушко  В.А.  Проведение  ремонтно-восстановительных  работ

нулевого цикла в стесненных условиях. / В. А. Галушко, И. Н. Бабий,

И. В. Колодяжная - Одесса, ОГАСА 2009. – С. 36 – 40.

52.  Галушко В.А.  Теоретические предпосылки раскрытия трещин и их

роль  в  оценке  долговечности./  В.  А.  Галушко  -  Сборник докладов

международной  научно  –  практической  конференции.

«Реконструкция – Санкт – Петербург – 2005» 19 – 21 октября. Санкт-Петербург, 2005. -  части 1, 2 - С. 82-86.

53.  Патент  на  корисну  модель  №  65895  U.  Елемент  стійки  для

притиснення  опалубки  /Менейлюк  О.І.,  Галушко  В.О.,  Жмурченко

О.П.,  Плотніков  В.О.,  Галушко  О.М.;  заявл.  19.10.2009;  опубл.  -

26.12.2011, Бюл. № 24 – 16с.:ил.

54.  Галушко  А.  М.  Исследование  начальной  (критической)  влажности

лессовых  грунтов  и  разработка  методики  ее  определения:  дис…

385

канд.  т.  наук:  05.23.02./  Галушко  Александр  Маркович.  -  Москва,

1972. – 190 с.

55.  Шрейбер  А.К.  Организация  и  планирование  строительного

производства. / А.К. Шрейбер. - М.: Высш. школа, 1987. – 368 с.

56.  Рекомендации  по  обследованию  зданий  и  сооружений,

поврежденных пожаром/НИИЖБ. – М.: Стройиздат, 1985. – С. 5 -10.

57.  Журавлев  В.  П.  Защита  населения  и  территорий  в  чрезвычайных

ситуациях./ В. П. Журавлев, С. Л. Пушенко, А. М. Яковлев - Москва.:

Издательство Ассоциации строительных вузов,1999. – 280 с.

58.  Гроздов В.Т. Дефекты строительных конструкций и их последствия./

В.Т.  Гроздов  -  Санкт-Петербург:  издательство  «Дом  КН+  2000».  –

250 с.

59.  Сендеров  Б.  В.  Аварии  жилых  зданий  /  Б.  В.  Сендеров.  –  М.:

Стройиздат, 1991. – 216 с.

60.  Гроздов В. Т. К вопросу образования трещин от сезонного перепада

температуры  в  наружных  кирпичных  стенах/  В.  Т.  Гроздов.  -

Известия вузов: Строительство, 1994. - № 9. - С. 104 - 105.

61.  Гроздов  В.  Т.  О  разрушении  стены  от  воздействия  сезонного

перепада  температуры  наружного  воздействия/  В.  Т.  Гроздов.  -

Известия вузов: Строительство, 1997. - № 12. - С. 8 - 11.

62.  Гроздов  В.  Т.  Влияние  некоторых  дефектов  монтажа

железобетонных  каркасов  одноэтажных  промышленных  зданий  на

усилия в колоннах/ В. Т. Гроздов. - Известия вузов: Строительство и

архитектура, 1991. - № 8 - С. 3 - 5.

63.  Гроздов В. Т. Техническое обследование строительных конструкций

зданий  и  сооружений./  В.  Т.  Гроздов.  -  Санкт-Петербург:

Издательский Дом КН +. - 2001. – 130 с.

64.  Гроздов  В.Т.  Вопросы  строительства  зданий  после  длительного

перерыва  в  производстве  строительно-монтажных  работ.  /  В.Т.

386

Гроздов  .  -  Санкт-Петербург:  Издательский Дом КН +.  - 2002. – 350

с.

65.  Леденев  В.  В.  Предупреждение  аварий.  /  В.  В.  Леденев,  В.  И.

Скрилев. –  Москва:  издательство Ассоциации строительных вузов.  -

2002. – 238 с.

66.  Дж.  Бойл,  Дж.  Спенс.  Анализ  напряжений  в  конструкциях  при

ползучести./ Дж. Бойл, Дж. Спенс. – М.: Мир, 1981. – 360 с.

67.  Бойко  М.  Д.  Диагностика  повреждений  и  методы  восстановления

эксплуатационных качеств зданий./  М. Д.  Бойко.  –  Л.: Стройиздат,

Ленинградское отделение, 1975. – 336 с.

68.  Словарь иностранных слов. /[Коррозия. - С.368] Госиздат. - М.: 1955.

– 860 с.

69.  Марков  А. И. Аварии зданий и сооружений./  А. И.  Марков, М. А.

Маркова. - Конспект лекций ЗДИА. – Запорожье: 2003. – 115 с.

70.  Горохов  Е.В.  Долговечность  стальных  конструкций  в  условиях

реконструкции./  Е. В. Горохов, Я. Брудка, М. Лубиньски, Е. Зюлко,

В. П. Королев. Под редакцией Е.В.Горохова. - М.: Стройиздат, 1994.

– 350 с.

71.  Рекомендации  по  обеспечению  надежности  и  долговечности

железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений

при  их  реконструкции  и  восстановлении/  Харьковский

ПромстройНиипроект – М.: Стройиздат, 1990. – 170 с.

72.  Конецкий  В.  Ремонт  жилых  зданий.  Несущие  и  ограждающие

конструкции./  В.  Конецкий,  Я.  Ситковский,  А.  Улятовский.//  сокр.

пер.  с  пол.  Долгова  Е.  Б.  Под  редакцией  А.  Г.  Ройтмана.  –  М.:

Стройиздат, 1981. – 128 с.

73.  Маркова М. А. Особливості спільної роботи пальових фундаментів

та  будівель  в  умовах  просадних  ґрунтів  великої  товщі:  автореф.

дис….  канд.  т.  наук:  05.23.02./  Маркова  Марія  Андріївна.-Дніпропетровськ, 2002. – 16 с.

387

74.  Крутов В. И. Исследование влияния подъёма уровня грунтовых вод

на просадку застроенных территорий./ В. И. Крутов, А. М. Галушко,

А.  А.  Руденко//Журнал  «Промышленное  строительство  и

инженерные сооружения» - 1972 - № 3. - С. 27 – 28.

75.  Галушко  А.  М.  Методика  полевых  и  лабораторных  исследований

начальной  (критической)  влажности.  /  А.  М.  Галушко//  Труды

производственного  и  научно-исследовательского  института  по

инженерным изысканиям в строительстве. - 1971 г. - № 12. - С. 23 –

25.

76.  Крутов  В.  И.  О  начальной  (критической)  влажности  лессовых

грунтов. Основания, фундаменты и механика грунтов./ В. И. Крутов

//Материалы  III  Всесоюзного  совещания  -  Киев:  изд-во

«Будiвельник», 1971. – С. 17 – 20.

77.  Крутов В. И. Основания и фундаменты на просадочных грунтах./ В.

И.Крутов. - К.: Будiвельник, 1982. – 224 с.

78.  СНиП  2.03.01.84  Бетонные  и  железобетонные  конструкции.//

Госстрой России. – М.: ГПЦПП, 1996 г. – 76 с.

79.  Колотилкин Б. М. Долговечность жилых зданий./  Б. М.  Колотилкин

Москва: Стройиздат, 1965. - 250 с..

80.  Колотилкин Б. М. О надежности ограждающих конструкций жилых

зданий./ Б. М. Колотилкин //Жилищное строительство. – 1981 - № 12.

– С.10 – 11.

81.  Райзер  В.  Д.  Теория  надежности  в  строительном  проектировании

АСВ./ В. Д. Райзер. - М.: 1998. - 302 с.

82.  Богословский В. Н. Долговечность –  важная составляющая свойств

общей  эффективности  здания  как  единой  тепломассообменной

системы РААСН./  В. Н.  Богословский //  Долговечность материалов,

конструкций и сооружений. Оценка, прогноз. - М.: 1995. - С. 25 – 27.

83.  Ройтман  А.  Г.  Надежность  конструкций  эксплуатируемых  зданий./

А. Г. Ройтман. - М.: Стройиздат, 1985. - 174 с.

388

84.  Гусаков  А.  А.  Организационно-технологическая  надежность

строительства./  А. А.  Гусаков, С. А.  Веремеенко, А. В. Гинзбург и

др.- М.: 1994. - 471 с.

85.  Найманов  А.  Я.,  Зотов  Н.  И.,  Маслак  В.  Н.  Защита  от  коррозии

систем коммунального хозяйства./ А. Я. Найманов, Н. И. Зотов, В. Н.

Маслак// Донецк ИЭП НАН Украины. - Донецк, 2001. - 80 с.

86.  Пледжер  Д.  Техника  сноса  зданий./  Д.  Пледжер  -  пер.  с англ.  М.:

Стройиздат, 1981. – 59 с.

87.  Технический отчет «Обследование и оценка технического состояния

строительных конструкций здания арматурных мастерских с блоком

складских помещений». Запорожье, 2002. – С. 35 – 50.

88.  Реконструкция  канализационных  очистных  сооружений

психоневрологического интерната с. Веселое Запорожского района.

Запорожье, 2003. – 25 с.

89.  Отчет  по  обследованию  технического  состояния  жилого  дома  по

адресу: г. Запорожье, ул. Новгородская, 14. г. Запорожье, 2000. – 35

с.

90.  Отчет о состоянии жилого дома по ул. Авраменко, 35 г. Запорожья. г.

Запорожье, 2000. – 32 с.

91.  Причини  появи  та  усунення  деформацій  будівель  та  споруд

житлового  будинку  по  вул.  Рекордній  №  2  в  м.  Запоріжжі.  м.

Запоріжжя, 2000. – 35 с.

92.  Причины  деформации  зданий  промузла  по  ул.  Сапожникова,  8-Б

Хортицкого жилмассива г. Запорожья. г. Запорожье, 2000. – 60 с.

93.  Состояние  здания  дома  офицеров  по  ул.  Военстрой,  пос.

Леваневского, г. Запорожья. г. Запорожье, 2000. – 34 с.

94.  Состояние  дома  по  проспекту  Металлургов,  8  г.  Запорожья.  г.

Запорожье, 2000. – 35 с.

95.  Техническое  состояние  жилого  дома  по  улице  Сталеваров  №  7  г.

Запорожье. г. Запорожья, 2000. – 45 с.

389

96.  Техническое состояние жилого дома по улице Кремлевской № 47 г.

Запорожья. г. Запорожье, 2000. – 40 с.

97.  Техническое состояние жилого дома на Великом Лугу г. Запорожья.

г. Запорожье, 2000. – 35 с.

98.  Оценка технического состояния жилого дома по ул. Добролюбова, 17

г. Запорожья. г. Запорожье, 2000. – 42 с.

99.  Техническое  состояние  здания  по  ул.  Республиканской,  73  г.

Запорожья. г. Запорожье, 2000. – 50 с.

100.  Техническое  состояние  объектов  пивобезалкогольного  комбината

«Славутич» г. Запорожья. г. Запорожье, 1999. – 78 с.

101.  Деформации жилого дома по ул. Трегубенко, 6-а в г. Запорожье.

г. Запорожье, 2001. – 82 с.

102.  О новой технологии идентификации параметров уравнений контроля

качества:  Третья  научно-практическая  конференция  «Организация

неразрушающего контроля качества продукции в промышленности».

30 апреля - 7 мая 2005 г., г. Аланья (Анталия, Турция)./Пашаев А. М.,

Аскеров Д. Д., Садыхов Р. А. - С. 35-38.

103.  Об  устранении  кренов  деформативных  зданий.  /  [Самченко  Р.В.,

Степура И.В., Шокарев В.С., Павлов А.В.]. – К.: НДІБК, 2008. – вип.

71. – С. 119-129. - (Будівельні конструкції)

104.  Самченко  Р.В.  Расчет  технологических  осадок  при  выравнивании

зданий и сооружений методом выбуривания грунта./ Самченко Р.В.,

Степура И.В., Шокарев В.С.  –  К.: НДІБК, 2002. –  вип. 57. –  С. 342-346. (Будівельні конструкції)

105.  Здания и сооружения на просадочных грунтах: Часть 2: ДБН В.1.1-5-2000.  -  [действителен с 2000-07-01].  – К.: Укрархбудiнформ, 2000. –

87 с. – (національний стандарт України).

106.  Бiлоконь  А.I.  Організаційно-технологічні  аспекти  обґрунтування

якісного і кількісного складу будівельних машин для реконструкції:

390

дис…  д-ра  техн..  наук.:  05.23.08.  /  Білоконь  Анатолій  Іванович.  –

Харків, 1998. – 387 с.

107.  Кірнос  В.М.  Науково-методологічні  основи  організаційно-технологічного регулювання тривалості реконструкції промислових

підприємств: автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.08 «Технологія та

організація  промислового  та  цивільного  виробництва»/  Кірнос

Володимир Михайлович. – Харків, 1994. – 42 с.

108.  Павлов  І.Д.  Оптимальні  моделі  організації  будівельного

виробництва: навч. посібник./І.Д. Павлов. – К.:СДО, 1993. – 220 с.

109.  Радкевич  А.В.  Визначення  раціонального  періоду  відновлення

об'єктів житлово-комунального комплексу: автореф. дис.. канд. техн.

05.23.08  /  Радкевич  Анатолій  Валентинович.  –  Дніпропетровськ:

ПДАБА, 1995. – 20 с.

110.  Тян  Р.Б.  Організація  виробництва:  навч.  посібник/Р.Б.  Тян,  Н.М.

Чернишук. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 1999. – 264 с.

111.  Дослідження  впливу  компонентного  складу  на  формування

експлуатаційних  показників  вітчизняної  санувальної  штукатурки/

В.І.  Терновий,  І.М.  Уманець,  Н.Р.  Антонюк,  Р.Б.  Гуцуляк//Вісник

ОДАБА. – Одеса: «Зовнішрекламсервіс». – 2010. – Вип. 38. – С. 610 –

614.

112.  Торкатюк  В.И.  О  точности  монтажа  каркасних  зданий./  В.И.

Торкатюк. - Жилищное строительство, 1972, №1, С. 22-23.

113.  Лещинский  М.Ю.  Испытание  бетона:  справ.  пособие.  –  М.:

Стройиздат, 1980. – 360 с.

114.  Бойко  М.Д.  Техническое  обслуживание  и  ремонт  зданий  и

сооружений. Учебное пособие для вузов. Л.: Стройиздат, Ленингр.

отд-ние, 1986. – 256 с.

115.  Березюк  А.М.  Реконструкція  промислових  та  цивільних  будівель.

Навчальний  посібник/  А.М.  Березюк,  В.Т.  Шалений,  К.Б.  Дікарев,

О.О.  Кириченко.  –  ПДАБА,  2010.  –  м.  Дніпропетровськ,  ТОВ

391

«ЕНЕМ», 2010. – 184 с.

116.  Реконструкция жилых зданий первых массовых серий с надстройкой

этажей.  Дом-комплекс  «Гагаринский»  в  г.  Днепропетровске./В.И.

Большаков,  О.В.  Разумова,  Л.Н.  Дадиверина,  А.И.  Листова,  А.Г.

Пестрикова, В.Т. Шаленный, Н.А. Моторный, В.О. Петренко, В.М.

Кирнос,  В.В.  Шарков,  В.А.  Стебловцев,  В.А.  Мартыненко,  В.Г.

Божанова, Е.Г. Галич, И.Н. Могилевцева. Под общ. редакцией В.И.

Большакова. – Днепропетровск: 2007. – 150 с.

117.  Реконструкция зданий и сооружений./А.Л. Шагин, Ю.В. Бондаренко,

Д.Ф.  Гончаренко,  В.Б.  Гончаров:  Под  ред.  А.Л.  Шагина:  Учеб.

пособие для строит. спец. вузов. – М.:Высш. школа, 1991. – 352 с.

118.  Технічне  обстеження  та  енергоаудит  будинків  і  споруд.  О.М.

Лівінський,  В.А.  Євтушенко  Українська  академія  наук.  Науково-технічний  збірник  сучасні  технології,  матеріали  і  конструкції  в

будівництві. Вінниця: УНІВЕРСУМ-Вінниця. –  2010.  -  № 2(9). –  С.

159 – 170.

119. http://www.mensh.ru/remont_kirpichnyh_sten (2010 г.)

120. http://www.torkret.ru/01.html (2010 г.)

121. http://www.torkret.ru/article_08.html (2010 г.)

122. http://www.torkret.ru/article_06.html (2010 г.)

123. http://www.torkret.ru/article_05.html (2010 г.)

124. http://www.torkret.ru/article_04.html (2010 г.)

125. http://www.torkret.ru/article_03.html (2010 г.)

126. http://www.torkret.ru/article_02.html (2010 г.)

127. http://www.torkret.ru/02.html (2010 г.)

128.  Рекомендации  по  восстановлению  и  усилению  крупнопанельных

зданий полимеррастворами. Тбилиси, 1989. – 35 с.

129.  Гаврилов  Н.Т.  Прогнозирование  технико-эксплуатационного

состояния зданий и сооружений./ Гаврилов Н.Т. - М., 2002. – 55 с.

130.  Инженерно-строительный  журнал,  №  3,  2009.  Инъектирование  как

392

метод  усиления  каменных  конструкций./  Д.В.  Курлапов,  А.В.

Родионов. – С. 45 – 48.

131. http://www.watech.ru/equipment/50-pumps.html (2010 г.)

132. http://valer.ru/product,8307 (2010 г.)

133. http://fixmasters.od.ua/remont_tresh.php (2010 г.)

134. http://www.allofremont.com/remzagorodnyjdoma/2.html (2010 г.)

135. http://www.proxima.com.ua/s_fasdd.php (2010 г.)

136. http://www.alpnet.ru/services/2/14/ (2010 г.)

137. http://gardenweb.ru/remont-sten-doma (2010 г.)

138.  ГОСТ  №  310.5—88  Цементы.  Методы  испытаний.  Общие

положения. – М.: Межгосударственный стандарт, 1988. – 12 с.

139.  Ерошевский  М.И.  Технология  городского  строительства./

Ерошевский М.И. - М.; «Высшая школа», 1974. – 150 с.

140.  Самотаев  Е.Т.  Технология  кровельных  работ.  /  Самотаев  Е.Т.,

Козловский А.С. - М.: Стройиздат, 1972 – 250 с.

141.  Технология  строительного  производства  /[под  общей  редакцией

заслуженного строителя БССР, проф., д.т.н. С.С. Атаева]  –  Минск:

«Высэйшая школа», 1977. – 430 с.

142.  Евдокимов  Н.И.  Технология  монолитного  бетона  и  железобетона./

Евдокимов  Н.И.,  Мацкевич  А.С.,  Цветник  В.С.  -  М.:  «Высшая

школа», 1980. – 335 с.

143.  Технология возведения зданий и  сооружений /[под ред. ч.л. – корр.

Российской  академии  архитектуры  и  строительных  наук,  д.  т.н.,

проф. В.И. Теличенко и др.] - М.: « Высшая школа», 2002. – 319 с.

144.  Матвеев Е.П. Реконструкция жилых и гражданских зданий./ Матвеев

Е.П.  – М.: ГУПЦПП, 1999. –350 с.

145.  Новский А.В. Методические указания по выполнению курсового и

дипломного проектов по дисциплине механика грунтов основания и

фундаменты для студентов специальности 7.092.101./ [А.В. Новский

[и др.]. – Одесса, 1999. – 35 с.

393

146.  Деклараційний  патент  на  винахід  Спосіб  вирівнювання  будівель,

споруд./  Степура  І.В.,  Шокарев  В.С.,  Павлов  А.В.,  Трегуб  А.С.,

Самченко Р.В. - 15.03.2004, бюл. № 3, 2004.

147.  Ройтман А.Г. Предупреждение аварий жилых зданий./  Ройтман А.Г.

– М.: Стройиздат, 1990 - 240 с., ил.

148.  Предупреждение деформаций и аварий зданий и  сооружений./  Под

ред. В.А. Лысенко – Киев, Будівельник,1984 - 120 с.

149.  Котляровский  В.  А.  Аварии  и  катастрофы.  Предупреждение  и

ликвидация  последствий.  Учеб.  пособие.  В  4-х  кн.  /  В.  А.

Котляровский [и др.]. - М.: АСВ, 1996. Кн. 1. - 320 С.

150.  Гарагаш Б.А. Аварии и повреждения системы "здание-основание" и

регулирование надежности ее элементов./  Гарагаш Б.А.-  Волгоград:

Изд-во ВолГУ, 2000.– 245 с.

151.  Добромыслов  А.  Н.  Анализ  аварий  промышленных  зданий  и

инженерных  сооружений  /  Добромыслов  А.  Н.  //Промышленное

строительство, 1996. - № 9. – с. 8 -10

152.  Барбакадзе  В.  Ш.  Долговечность  строительных  конструкций  и

сооружений из композиционных материалов / [В. Ш. Барбакадзе, В.

В.Козлов,  В.  Г.  Микульский,  И.  И.  Николов].  Под  ред.  В.  Г.

Микульского - М.: Стройиздат, 1993. - 256 с.

153.  Строительная технология. Технология  возведения  зданий  и

сооружений. /Под ред. чл.-корр. Российской академии архитектуры и

строительных работ д-ра техн. наук, проф. В.Н. Теличенко [и др.]. -

Москва: Высшая школа, 2002. – 320 с.

154.  Технология  строительного  производства.  /Под  общей  ред.

заслуженного строителя БССР, проф., д-ра. техн. наук С.С. Атаева. -

Минск.: Вышэйшая школа, 1977. – 430 с.

155.  Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов./ Попов К.Н.,

Каддо  М.Б., Кульков  О.В. Издательство Ассоциации строительных

вузов. - Москва, 1999. –238 с.

394

156.  Лапшин  Ф.  К.  Основания  и  фундаменты  в  дипломном

проектировании: учеб. пособие для вузов. /  Ф. К. Лапшин -  1986.  -

224 с.

157.  Леденев  В.  И.  Усиление  конструкций  при  реконструкции.  /  В.  И.

Леденев, В. В. Леденев. - Тамбов: ТИХМ, 1991.- 101 с.

158.  Леденев  В.  В.  Предупреждение  аварий./  В.  В.  Леденев,  В.  И.

Скрылев - Тамбов: ТГТУ, 2000. - 278 с.

159.  Мартемьянов  А.  И.  Проектирование  и  строительство  зданий  и

сооружений  в  сейсмических  районах./  А.  И.Мартемьянов  -  М.:

Стройиздат, 1985.- 255 с.

160.  Механика грунтов, основания и фундаменты / С. Б. Ухов [и др.] - М.:

Высшая школа, 1994. - 527 с.

161.  Дорофеев  В.С.  Пути  снижения  материалоемкости  строительных

материалов  и  конструкций./  Дорофеев  В.С.,  Выровой  В.Н.,

Соломатов В.И. - К.: УМК ВО УССР, 1989. –79 с.

162.  Зоценко  М.Л.  Інженерна  геологія.  Механіка  грунтів.  Основи  і

фундаменти. /  Зоценко М.Л., Коваленко В.І., Хілобок В.Г., Яковлєв

А.В. – Київ: Вища школа, 1992 – 408 с.

163.  Разоренов  В.Ф.  Пенетрадиционные  испытания  грунтов.  /  В.Ф.

Разоренов - М.: изд-во литературы по строительству, 1968. – 182 с.

164.  Иродов  М.Д.  Применение  винтовых  свай  в  строительстве.  /  М.Д.

Иродов - М.: изд-во литературы по строительству, 1968 – 146 с.

165.  Зеленин  А.Н.  Лабораторный  практикум  по  резанию  грунтов.  /

Зеленин А.Н., Карасев Г.Н., Красильников Л.В. - М.: изд-во «Высшая

школа», 1969 – 307 с.

166.  Зеленин  А.Н.  Основы  разрушения  грунтов  механическими

способами. / А.Н.Зеленин – Машиностроение, 1968 – 280 с.

167.  Сычев  М.М.  Твердение  вяжущих  систем./  М.М.Сычев  –  М.:

Стройиздат, 1974. – 79 с.

395

168.  Пшинько  А.Н.  Подводное  бетонирование  и  ремонт  искусственных

сооружений. / Пшинько А.Н. - Днепропетровск: Пороги, 2000. – 411

с.

169.  Технологическая  механика  композиционных  материалов.  /Выровой

В.Н., Дорофеев В.С.// К.: об-во «Знание» Украины, 1991.- 19 с.

170.  ЭВМ  и  оптимизация  композиционных  материалов/  В.А.

Вознесенский,  Т.В.  Ляшенко,  Я.П.  Иванов,  И.И.  Николов.  –  К.:

Будiвельник, 1989. – 240 с.

171.  Файтельсон  Л.А.  Новые  данные  по  перемешиванию  бетонных

смесей: Исследования по бетону и железобетону.  /  Л.А. Файтельсон

– Рига, 1958, вып.3. – С.5-21.

172.  Барабаш  І.В.  Механохімічна  активація  мінеральних  в’яжучих

речовин: Навчальний посібник. / Барабаш І.В. – Одеса: Астропринт,-

2002. – 100 с.

173.  Бабиченко  В.Я.  Справочник  сельского  строителя./  Бабиченко  В.Я.,

Зенченко Ю.Н. и др. - К.: Урожай, 1991 - 544 с.

174. Технология строительных процессов/ Под ред. О.О. Литвинова, Ю.И.

Белякова. – К.: Висш. шк., 2000,1985. – 415 с.

175. Организация  и  планирование  строительства./  Под  ред.  Г.Д.

Малышевского – К.: Урожай, 1993. – 352 с.

176. Introduction  to  construction  of  buildings  /  Emmitt  S.,  Christopher  A.G.,

Robin B. – Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 2005. – 715 c.

177. Шутенко  Л.М.  Міський  житловий  фонд:  його  життєвий  цикл  і

радіаційна безпека.: [монографія] / Шутенко Л.М. – К.: Техніка, 2002.

– 250 с.

178. Валь  В.  Н.  Усиление  стальных  каркасов  одноэтажных

производственных зданий при их реконструкции/  В.  Н.  Валь,  Е.  В.

Горохов, Б. Ю. Уваров – М.: Стройиздат, 1987. – 220 с.

396

179. Ливинский А.М. Организация поточного производства выполнения

работ / А. М. Ливинский, Н. Д. Плискевич. – К.: “Будівельник”, 1988.

– 119 с.

180. Олейник П. П. Организация строительства. Концептуальные основы,

модели  и  методы  информационно-инженерные  системы./  П.  П.

Олейник - М.: Профиздат, 2001. – 205 с.

181. Современные  технологии  в  строительстве./  Под.  ред.  Менейлюка

А.И. Серия: Современное строительство. - К.: Освита Украины, 2010.

– 552 с.

182. Друкований  М.Ф.  Технологія  оздоблювальних  робіт./  М.Ф.

Друкований, Т.В. Прилипко: (навч. посіб. для студ. буд. спец. у 3-х

ч.). — Вінниця: ВДТУ, 2000. — 140 с.

183. Ушацький  С.А.  Організація  будівництва:  Підручник/  [С.А.

Ушацький, Ю.П. Шейко, Г. М. Тригер та ін.]. -  К.: Кондор, 2007. –

520 с.

184. Савйовский В. В. Ремонт и реконструкция гражданских зданий / В.В.

Савйовский, О.Н. Болотских. – Х.: Высшая шк., 1999. – 238 с.

185. Горохов  Е.В.  Правильная  организация  технической  эксплуатации

конструкций  —  основа  долговечной  и  надежной  работы  зданий  и

сооружений / Горохов Е.В. // Промышленное строительство. 1982. —

№ 2.— С. 18—20.

186. Реконструкция  зданий  и  сооружений:  Учеб.  пособие  для  строит,

спец. вузов  /  [А.  Л. Шагин, Ю. В. Бондаренко, Д.  Ф. Гончаренко, В.

Б. Гончаров]. – М.: Высш. шк., 1991. – 352 с.

187. Технология строительных процессов. / Под ред. Н.Н. Данилова. – М.:

Высш. шк., 2000. – 452 с.

188. Технология  строительного  производства  /  [С.  С.  Атаев,  Н.  Н.

Данилов, Б. В. Прыкин и др.]. – М.: Стройиздат, 1984. – 559 с.

189. Emmitt  S.  Architectural  Technology  /Stephen  Emmitt//  Leeds

Metropolitan  University,  Building  Engineer.  –  Oxford:  Blackwell

397

Publishing Ltd, 2002. – 264 с.

190. Технологія будівельного виробництва: Підручник / [В.  К. Черненко,

М. Г. Ярмоленко, Г. М. Батура та ін.]. – К.: Вища шк., 2002. – 430 с.

191. Єрьоменко В.О. Основи нормування праці /  В.  О.  Єрьоменко, Г.  О.

Коваленко, В. С. Рижиков – К.: Центр навчальної літератури, 2006. –

189 с.

192. Чернов  В.І.  Нормування  праці:  [навч.-метод.  посібник  для  сам.

вивчання] / В.І. Чернов, Є.І. Оленич. – К.: КНЕУ, 2000. – 270 с.

193. Канюка  Н.С.  Комплексная  механизация  трудоемких  работ  в

строительстве  /  Н.С.  Канюка,  А.В.  Резуник,  А.А.  Новацкий.  –  К.:

Будівельник, 1981. - 232 с.

194. Бычин  В.Б.  Организация  и  нормирование  труда:  Учебник/

В.Б.Бычин, С. В. Малинин. – М.: Экзамен, 2003, - 464 с.

195. Багрова  І.В.  Нормування  праці:  Навчальний  посібник  /  Інна

Василівна  Багрова.  -  Дніпропетровськ.:  Дніпропетровський

університет економіки та права, 2003. – 212 с.

196. Гусаков  А.А.  Организационно-технологическая  надежность

строительства./ [А. А. Гусаков, С. А. Веремеенко,  А. В. Гинзбург и

др.] - М.: 1994. – 471 с.

197. Белоконь  А.И.  Формирование  комплекта  кранов  на  годовую

программу  монтажных  работ  с  учетом  специфики  реконструкции

промышленных  предприятий:  автореф.  дис…  канд.  техн.  наук:

05.23.08. / ДИСИ. – Днепропетровск, 1990. – 17 с.

198. Белоконь  А.И.  Выбор  и  обоснование  строительных  машин  для

реконструкции / А.И. Белоконь — Днепропетровск: ПГАСА,1997. —

61с.

199. Тян  Р.Б.  Обеспечение  строительного  проекта  оборудованием

(машинами и механизмами) в современных условиях / Р.Б. Тян, Н.В.

Дятлова // Вісник Придніпровської державної академії будівництва

та архітектури. – 2001. № 3. – С. 56-61.

398

200. Строительные материалы. / Под ред. Микульского В.Г. – М.: Изд-во

МГУЛ, 2007. – 520 с.

201. Друкований  М.Ф.  Основи  розрахунку  і  технологія  влаштування

підлоги.  /  М.Ф.  Друкований,  О.  М.  Лівінський.  –  Вінниця:  ВНТУ

Універсум-Вінниця, 2006. — 217с.

202. Ушацкий  С.А.  Выбор  оптимальных  решений  в  управлении

строительным производством. – Киев: Будівельник, 1974. – 168 с.

203. Черненко  В.К.  Методы  монтажа  строительных  конструкций.  /

Черненко В.К. – К,: Будівельник, 2006. – 208 с.

204. Оптимизация  управления  процессом  деятельности  строительного

предприятия. / [В.И. Торкатюк, И.А. Дмитрук, Г.В. Стадник и др.] —

Х.: ХНАГХ, 2004. — 552 с.

205. Ливинский  А.М.  Комплексная  механизация  отделочных  работ  в

строительтве./Александр Михайлович Ливинский. – К., 1982. – 20 с.

206. Поколенко  В.О.  Критеріальні  та  організаційні  основи  формування

циклу  будівельних  інвестицій  на  інноваційних  засадах:  автореф.

дис... д-ра техн. наук: 05.23.08/ В.О. Поколенко ; КНУБА. — К., 2004.

— 39 с.

207.  Менейлюк  А.И.,  Федорук  А.В.  Анализ  результатов

экспериментальных  исследований  устойчивости  армированных

земляных откосов./ А.И. Менейлюк, А.В.Федорук // Нові технології в

будівництві.  2006.  №2 (12).  С. 2023.

208.  Менейлюк  А.И.,  Федорук  А.В.  Методика  экспериментальных

исследований  устойчивости  откосов,  армированных

геотекстильными  материалами./  А.И.Менейлюк,  А.В.Федорук//

Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди.  Рівне:

НУВГП.  2006.  №14.  С. 415420.

209. Шутенко  Л.Н.  Технологические  основы  формирования  и

оптимизации жизненного  цикла  городского  жилого  фонда  (теория,

399

практика, перспективы). / Шутенко Л.Н. – Харьков: Майдан, 2002 г.

– 1053 с.

210. Обследование  и  испытание  конструкций  зданий  и  сооружений:

Учебник. - М.:ИНФРА-М, 2005. - 336 с.

211. ВСН 58-88 (р). Ведомственные строительные нормы. Положение об

организации  и  проведении  реконструкции,  ремонта  и  технического

обслуживания  зданий,  объектов  коммунального  и  социально-культурного  назначения.  Нормы  проектирования.

ГОСКОМАРХИТЕКТУРЫ. Государственный комитет по архитектуре

и градостроительству при Госстрое СССР. Москва 1990 г. – М., 1990 –

16 с.

212.  Есипенко  А.Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної

експлуатації будівель та споруд: дис… д-ра техн. наук.: 05.23.08/ Алла

Дмитріївна Есипенко; ПДАБА. – Дніпропетровьск, 2007. – 366 с.

213.  А. с. СССР № 681155, кл. Е 02 D 27/42, “Свайный фундамент” - 1978.

– 5 с.

214.  А. с. СССР № 912840, кл. Е 02 D 27/42, “Свая” - 15.03.82. Бюл. № 10

– 5 с.

215. А.  с.  СССР  №  1388516  А1,  кл.  Е  02  D  27/32,  27/12,  “Свайный

фундамент” - 15.04.88. Бюл. № 14 – 8 с.

216. А.  с.  СССР № 1038421 А, кл.  Е 02 D 27/32, “Свайный фундамент”  -

30.08.83. Бюл. № 32 – 7 с.

217. А. с. СССР № 968172, кл. Е 02 D 5/48, 27/12, “Свайный фундамент” -

1982. – 6 с.

218. А. с. СССР № 996630, кл. Е 02 D 5/60, “Свайный фундамент” - 1983. –

6 с.

219.  Набрызг  –  бетонные  работы  в  строительстве./  Дюженко  М.Г.,

Кацман А.Я., Барчук  А.С., Павлов А.П. Под. науч. ред. д-ра техн.

наук, проф. О.П. Мчедлова-Петросяна. –  Киев: Будівельник, 1980. –

120 с.

400

220. А.  с.  СССР  №  1661329  А1,  кл.  Е  04  F  21/02,  “Устройство  для

набрызга” - 07.07.91. Бюл. № 25 – 6 с.

221. Авт.  св.  №  1756502  А1  СРСР,  кл.  Е  04  F  21/02,  “Устройство  для

набрызга текучей смеси”/ В. А. Галушко, М. Н. Донченко (СРСР) -

1990. – 6 с.

222. А.  с.  СССР  №  605920  А1,  кл.  Е  04  F  21/02,  “Сопло  для

торкретирования бетонной смеси” - 1976 – 5 с.

223. А.  с.  СССР  №  939685  А1,  кл.  Е  04  F  21/02,  “Сопло  для

торкретирования полимербетонной смеси” - 1982 – 6 с.

224. А.  с.  СССР  №  1783093  А1,  кл.  Е  04  F  21/02,  “Сопло  для

торкретирования полимербетонной смеси” - 23.12.92. Бюл. № 47 – 5 с.

225. А.  с.  СССР  №  1796758  А1,  кл.  Е  04  F  21/02,  “Устройство  для

набрызга” - 23.02.93. Бюл. № 7 – 5 с.

226. А. с. СССР № 1812288 А1, кл. Е 04 F 21/02, “Устройство для набрызга

двухкомпонентных смесей” 30.04.93. Бюл. № 16 – 4 с.

227. “Устройство для набрызга текучей смеси” Заявка ФРГ № 2947913 А1,

кл. Е 04 G 21/04, 1981. – 4 с.

228. А.  с.  СССР № 939685, кл. Е 04 F 21/02, “Сопло для торкретирования

бетонной смеси” - 1980. – 6 с.

229. Соколов Г.К. Технология и организация строительства. 5-е издание/

Г.К.Соколов - М.: Издательский центр “Академия”, 2008, - 159 с.

230. Деклараційний  патент  UA  13007  кл.  Е  04  G  25/04  Е  04  G  11/56

15.06.2006 Бюл. № 3, 2006. – 4 с.

231. Деклараційний патент UA 9555 кл. Е 04 G 1/04 Е 04 G 1/24 17.10.2005

Бюл. № 10, 2006. – 6 с.

232. Деклараційний патент UA 1203 кл. Е 04 G 25/04 15.04.2002 Бюл. № 4,

2002. – 5 с.

233. Патент  Украины  на  изобретение  №  65455.  Способ  выравнивания

зданий,  сооружений.  Авторы:  Степура  И.В.,  Шокарев  В.С.,  Павлов

А.В., Трегуб А.С., Самченко Р.В. – 8 с.

401

234.  Пат. Украины на полезную модель № 30009. Способ устранения крена

зданий, сооружений / Шокарев В.С. – 5 с.

235.  Ускорение  научно-технического  прогресса  в  фундаментостроении:

сборник научных трудов НИИОСП в двух томах под общей редакцией

В.А.Ильичева. – М.: Стройиздат, 1987, т.1, – 273 с.

236. Пат. на корисну модель № 33710. Буровое устройство./ Галушко В.О.

заявл. 21.05.2007; опубл. - 10.07.2008, Бюл. № 13 – 16с.:ил.

237. СП  11-104-97.  Инженерно-геодезические  изыскания  для

строительства. М., 2001 г. – 52 с.

238. ГОСТ10180—90  (СТ  СЭВ  3978—83).  Бетоны.  Методы  определения

прочности по контрольным образцам – 46 с.

239. СН – 488-76 Инструкция по приготовлению мелкозернистых бетонов.

М., 1976. – 45 с.

240. ГОСТ 1006(0-4)—95. (см. п. 1.3.3. ГОСТ 26633-91) Марки бетона по

морозостойкости. Определение морозостойкости бетона.  М., 1995. –

40 с.

241. ГОСТ 5802-86  Растворы строительные. Методы испытаний. М., 1986.

- 38 с.

242. Гальперин  М.И.  Строительные  машины./  М.И.  Гальперин,

Н.Г.Домбровский - М.: Высшая школа, 1980. – 345 с.

243. Промышленное и гражданское строительство. Строительные машины:

[Под редакцией Д.П. Волкова]. - М.: Высшая школа, 1988. – 319 с.

244. ВСН 41 - 85(р)/Госгражданстрой. Инструкция по разработке проектов

организации и проектов производства работ по капитальному ремонту

жилых зданий. – 8 с.

245. Пат.  на  корисну  модель  №  46552.  Передвижное  устройство  для

прижатия щитов опалубки перекрытий./ В. О. Галушко – 10 с.

246. Пат.  на  корисну  модель  №  46215.  Стойка  для  прижатия  щитов

опалубки. – 9 с.

402

247. Пат.  на  корисну  модель  №  49963  U.  Стійка  пересувна  для

притиснення щитів опалубки до стелі/ Менейлюк О.І., Галушко В.О.,

Тодорова  І.С..;  заявл.  02.10.2009;  опубл.  -  25.05.2010,  Бюл.  №  10  –

10с.:ил.

248. Пат.  на  корисну  модель  №  65895  U;  Стойка  передвижная  для

прижатия  щитов  опалубки  к  потолку.  /  В.  О.  Галушко  заявл.

19.10.2009; Опубл. - 26.12.2011, Бюл. № 24 – 16с.:ил.

249. Сухие  строительные  смеси:  Справочник  -  М.:  Стройинформ,  2007  -

828с.: ил.

250. Шилин  А.А.,  Пшеничный  В.А.,  Картузов  Д.В.  Усиление

железобетонных конструкций композиционными материалами. –  М.:

Стройиздат, 2004. –140 с.

251. Гавриленко  А.Г.,  Кирнос  А.И.  Управление  качеством.  –  Макеевка,

2001. –301 с.

252. Гавриленко Б.Б. Соціальна  екологія Запоріжжя. «Дике поле»,  2001.  –

230 с.

253. Пат. на корисну модель № 45279 U  Портал для виконання ремонтно-відновлювальних  робіт.  /Галушко  В.О.;  заявл.  21.05.2007;  опубл.  -

10.11.2009, Бюл. № 21 – 10с.:ил.

254. Свайные фундаменты. СНиП II – 17 – 77. - М., – 16 с.

255. Основания зданий и сооружений. СНиП 2.02.01-83- М., - 14 с.

256. Швец В.  В. Усиление и реконструкция фундаментов./  В.  В. Швец [и

др.].  – М.: Стройиздат, 1985. – 204 с.

257. Приложением 6 МСП 50-101-2004.

258. Снисаренко  В.И.  Нелинейные  модели  берегоукрепительных

сооружений. / Гришин В.А.//монография, (доля авторского вклада 130

с.) – Киев, НИИСП: 200. - 271с.

259. Снисаренко  В.И.  Одесские  склоны  и  оползни.  /Гришин

В.А.//монография, (доля авторского вклада 150 с.) – Киев, Украинская

академия наук: 2008. – 300 с.

403

260. Федоров  В.В.  Реконструкция и реставрация  зданий: Учебник.  –  М.:

ИНФРА–М, 2003 – 250 с.

261. Калинин  В.М.  Обследование  и  испытание  конструкций  зданий  и

сооружений: Учебник./ В. М. Калинин, С. Д. Сокова, А. Н. Топилин  –

М.: ИНФРА–М, 2005. – 336 с.

262. Девятаева  Г.В.  Технология  реконструкции  и  модернизации  зданий:

Учеб. пособие./ Г. В. Девятаева  – М.: ИНФРА–М, 2003. – 250 с.

263. Тугаенко  Ю.Ф.  Развитие  деформаций  в  основаниях  фундаментов,

способы  их  ограничения  и  методы  оценки:  Монография./  Ю.  Ф.

Тугаенко  – Одесса: Астропринт, 2003. – 224 с.

264. ДБН В.1.2 - 1 - 95. СНБС Положение о расследовании причин аварий

(обрушений)  зданий,  сооружений  их  частей  и  конструктивных

элементов. – 65 с.

265. ДБН В.1.2 - 5:2007. СНББ Система забезпечення надійності та безпеки

будівельних  об'єктів.  Науково-технічний  супровід  будівельних

об'єктів. – 16 с.

266. (http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-161-stroitelnye-  hnologii/168.htm)

«Технология  строительного  производства.  Учебник  для  вузов»

содержание  и  направленность  курса  технологии  строительного

производства...www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/

267. Методи  випробування  цементу.  Частина  1.  Визначення  міцності

ДСТУ EN 196-1:2007 – 26 с.

268.  Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и

определения. ГОСТ 18322-78 – 58 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html