Теслевич Сергій Михайлович. Нові технології та устаткування для отримання титанової губки і переплавки її в зливок : дис... канд. техн. наук: 05.16.07 / НАН України; Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона. - К., 2006.

Теслевич С.М. Нові технології та устаткування для отримання титанової губки і переплавки її в зливок.- Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.07-Металургія високочистих металів та спеціальних сплавів.- Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона Національної академії наук України, м. Київ, 2006 р.

У дисертації розглянуті питання створення принципово нової установки отримання губчастого титану з цикловим зніманням 3,8т порівняно з 0,87 т/цикл, яка існує в промисловості України.

На підставі комплексу теплотехнічних і інженерно-технологічних досліджень для нового апарату розроблені нові технології відновлення титану з тетрахлориду титану магнієм і вакуумної сепарації реакційної маси, що утворюється в процесі відновлення, з отриманням губчастого титану вищих сортів. Проведена експериментальна перевірка розподілу домішкових елементів у об'ємі блоку губчастого титану. Уперше виявлена кореляційна залежність між збільшенням вмісту залишкового хлору в губчастому титані і вмістом водню в газовій фазі над розплавом. Показано, що при індукційній плавці вміст водню в зливку підкоряється закону Сівертса, при плазмовій плавці вміст водню в металі перевищує рівноважний.

Уперше розроблена нова технологія виплавки зливків з підвищеним (0,08...0,45% мас.) вмістом хлору. Вона включає першу переплавку губчастого титану в індукційній печі з секційним кристалізатором. Друга переплавка може здійснюватись у вакуумно-дугових, електронно-променевих і плазмово-дугових печах.

Разом з розробкою промислового виробництва зливків із губчатого титану нової якості були проведені експерименти щодо виготовлення фасонного титанового литва із застосуванням комбінованого електрода.