## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ИНСТИТУТ СОРБЦИИ И ПРОБЛЕМ ЭНДОЭКОЛОГИИ

На правах рукописи

Закутевский Олег Игоревич

УДК 504.062 [544.726:546.791] (477)

ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ИОНОВ U(VI) ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ НА НЕОРГАНИЧЕСКИХ ИОНИТАХ И ОКИСЛЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТАХ.

21.06.01 – экологическая безопасность

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Научный руководитель

Стрелко Владимир Васильевич,

академик НАН Украины,

доктор химических наук, профессор

Киев–2008

СОДЕРЖАНИЕ

| СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ | 7 |
| --- | --- |
| ВВЕДЕНИЕ | 8 |
| РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД ОТ ИОННЫХ ФОРМ U(VI) |  |
| 1.1. Необходимость очистки водных сред от урана | 15 |
| 1.1.1. Уран в окружающей среде | 15 |
| 1.1.2. Влияние урана на организм человека | 18 |
| 1.1.3. Обоснование выбора метода очистки | 19 |
| 1.2. Состояние U(VI) в водных средах | 20 |
| 1.3. Закономерности сорбции ионов U(VI) на неорганических сорбентах | 22 |
| 1.3.1. Влияние рН среды на сорбцию ионов U(VI) | 22 |
| 1.3.2. Кинетика сорбции ионов U(VI) | 24 |
| 1.3.3. Сорбционная ёмкость неорганических сорбентов по U(VI) | 27 |
| 1.3.4. Механизм процесса сорбции ионов U(VI) | 29 |
| 1.4. Закономерности сорбции ионов U(VI) на углеродных сорбентах | 37 |
| Выводы к разделу 1 | 39 |
| РАЗДЕЛ 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ |  |
| 2.1. Объект исследования | 41 |
| 2.1.1. Фосфаты и фосфатосиликаты титана | 41 |
| 2.1.2.Фосфаты титана, модифицированные ферроцианидом железа | 42 |
| 2.1.3. Рентгеноаморфные титаносиликаты | 42 |
| 2.1.4. Окисленные углеродные сорбенты | 43 |
| 2.2. Физико–химические методы исследования сорбентов | 43 |
| 2.2.1. Рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия | 43 |
| 2.2.2. Структурно–адсорбционные исследования | 44 |
| 2.2.3. Рентгенофазовый анализ | 44 |
| 2.2.4. рН–метрическое титрование | 44 |
| 2.2.5. Определение величины рН точки нулевого заряда | 45 |
| 2.2.6. Определение концентрации U(VI) в растворе | 45 |
| 2.3. Изучение сорбции ионов U(VI) в статических условиях | 46 |
| 2.3.1. Получение зависимости сорбционной ёмкости сорбента от рН раствора | 47 |
| 2.3.2. Кинетика сорбции ионов U(VI) | 48 |
| 2.3.3. Изотермы сорбции ионов U(VI) | 50 |
| 2.4. Изучение сорбции ионов U(VI) в динамических условиях | 52 |
| РАЗДЕЛ 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ИОНОВ U(VI) НА ФОСФАТАХ ТИТАНА |  |
| 3.1. Физико–химические свойства образцов TiP | 53 |
| 3.2. Зависимость сорбционной ёмкости TiP по ионам U(VI) от рН раствора | 56 |
| 3.3. Кинетика сорбции ионов U(VI) на TiP | 62 |
| 3.3.1. Определение стадии, лимитирующей кинетику сорбции ионов U(VI) | 62 |
| 3.3.2. Влияние физико–химических свойств TiP на кинетику сорбции ионов U(VI) | 63 |
| 3.3.3. Влияние исходной концентрации U(VI) в растворе на кинетику его сорбции на TiP | 65 |
| 3.3.4. Влияние величины рН раствора на кинетику сорбции ионов U(VI) на TiP | 66 |
| 3.3.5. Влияние природы фонового электролита на кинетику сорбции ионов U(VI) на TiP | 67 |
| 3.3.6. «Длительная» кинетика сорбции ионов U(VI) на TiP | 68 |
| 3.4. Изотермы сорбции ионов U(VI) на TiP | 70 |
| 3.5. Механизм сорбции ионов U(VI) на TiP | 74 |
| Выводы к разделу 3 | 80 |
| РАЗДЕЛ 4. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ИОНОВ U(VI) НА ФОСФАТОСИЛИКАТАХ ТИТАНА |  |
| 4.1. Физико–химические свойства образцов TiPSi | 81 |
| 4.2. Зависимость сорбционной ёмкости TiPSi по ионам U(VI) от рН раствора | 83 |
| 4.3. Кинетика сорбции ионов U(VI) на TiPSi | 85 |
| 4.3.1. Влияние физико–химических свойств TiPSi на кинетику сорбции ионов U(VI) | 85 |
| 4.3.2. Влияние исходной концентрации U(VI) в растворе на кинетику его сорбции на TiPSi | 86 |
| 4.3.3. Влияние рН раствора на кинетику сорбции ионов U(VI) на TiPSi | 88 |
| 4.3.4. Влияние природы фонового электролита на кинетику сорбции ионов U(VI) на TiPSi | 89 |
| 4.3.5. «Длительная» кинетика сорбции ионов U(VI) на TiPSi | 90 |
| 4.4. Изотермы сорбции ионов U(VI) на TiPSi | 92 |
| 4.5. Механизм сорбции ионов U(VI) на TiPSi | 95 |
| Выводы к разделу 4 | 99 |
| РАЗДЕЛ 5. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ИОНОВ U(VI) НА ТИТАНОСИЛИКАТАХ |  |
| 5.1. Физико–химические свойства образцов TiSi | 101 |
| 5.2. Зависимость сорбционной ёмкости TiSi по ионам U(VI) от рН раствора | 104 |
| 5.3. Кинетика сорбции ионов U(VI) на TiSi | 106 |
| 5.3.1. Влияние физико–химических свойств TiSi на кинетику сорбции ионов U(VI) | 106 |
| 5.3.2. Влияние исходной концентрации U(VI) в растворе на кинетику его сорбции на TiSi | 108 |
| 5.3.3. Влияние рН раствора на кинетику сорбции ионов U(VI) на TiSi | 110 |
| 5.3.4. Влияние природы фонового электролита на кинетику сорбции ионов U(VI) на TiSi | 110 |
| 5.3.5. «Длительная» кинетика сорбции ионов U(VI) на TiSi | 112 |
| 5.4. Изотермы сорбции ионов U(VI) на TiSi | 113 |
| 5.5. Механизм сорбции ионов U(VI) на TiSi | 116 |
| Выводы к разделу 5 | 119 |
| РАЗДЕЛ 6. ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОРБЦИИ ИОНОВ U(VI) НА ОКИСЛЕННЫХ УГЛЕРОДНЫХ СОРБЕНТАХ |  |
| 6.1. Физико–химические свойства окисленных углеродных сорбентов | 120 |
| 6.2. Зависимость сорбционной ёмкости окисленных углеродных сорбентов по ионам U(VI) от рН раствора | 122 |
| 6.3. Кинетика сорбции ионов U(VI) на окисленных углеродных сорбентах | 123 |
| 6.3.1. Влияние физико–химических свойств окисленных углеродных сорбентов на кинетику сорбции ионов U(VI) | 123 |
| 6.3.2. Влияние исходной концентрации U(VI) в растворе на кинетику его сорбции на окисленных углеродных сорбентах | 124 |
| 6.3.3. Влияние величины рН раствора на кинетику сорбции ионов U(VI) на окисленных углеродных сорбентах | 125 |
| 6.3.4. Влияние природы фонового электролита на кинетику сорбции ионов U(VI) на окисленных углеродных сорбентах | 126 |
| 6.3.5. «Длительная» кинетика сорбции ионов U(VI) на окисленных углеродных сорбентах | 127 |
| 6.4. Изотермы сорбции ионов U(VI) на окисленных углеродных сорбентах | 128 |
| 6.5. Механизм сорбции ионов U(VI) на окисленных углеродных сорбентах | 131 |
| Выводы к разделу 6 | 133 |
| РАЗДЕЛ 7. СРАВНЕНИЕ СОРБЦИОННЫХ СВОЙСТВ ИЗУЧЕННЫХ СОРБЕНТОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ИОНАМ U(VI) И АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРОЦЕССАХ ОЧИСТКИ ВОДНЫХ СРЕД ОТ РАСТВОРИМЫХ ФОРМ U(VI) | 134 |
| Выводы к разделу 7 | 141 |
| ВЫВОДЫ | 143 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ |  |
| Приложение А | 145 |
| Приложение Б | 146 |
| Приложение В | 149 |
| Приложение Д | 151 |
| Приложение Ж | 153 |
| Приложение З | 156 |
| Приложение К | 161 |
| Приложение Л | 166 |
| Приложение М | 171 |
| Приложение Н | 174 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ | 176 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность проблемы

Соединения урана представляют повышенную опасность для человека, поскольку сочетают в себе радиологическую и химическую токсичность, а их высокая миграционная способность в природной среде приводит к расширению границ загрязнения и увеличению риска отравления.

Источником образования наиболее опасных урансодержащих жидких радиоактивных отходов и сточных вод являются предприятия, занимающиеся добычей и переработкой урановой руды и ядероного топлива. Для Украины первоочередные задачи связанны с очисткой высоко– и среднеактивных ЖРО действующих АЭС, «блочных» вод и пруда–охладителя ЧАЭС; сточных вод уранодобывающих шахт (Желтые Воды, Днепропетровская область), хвостохранилища ПО «Приднепровский химический завод» (Днепродзержинск).

Другими источниками загрязнения поверхностных и подземных вод являются шахты и обогатительные предприятия горнорудного цикла, не связанные с добычей урановой руды, хранящиеся на открытых площадках миллионы тон твёрдых промышленных отходов, в которых, вследствие особенностей технологических процессов, концентрируются соединения урана (отходы производства фосфорных удобрений, угольная зола ТЭЦ и т.д.).

Необходимость очистки водных сред от соединений урана вызвана также дефицитом питьевой воды из–за существенного ухудшения качества поверхностных вод. Вынужденный переход на использование подземных источников выдвинул новую проблему, связанную с природным вымыванием урана из пород вулканического происхождения. В Украине не проводились комплексного исследования источников нецентрализованного водоснабжения, однако как показали исследования учёных США, Финляндии, Норвегии, Австрии, Италии, Индии и Саудовской Аравии, концентрация урана в воде из скважин может на порядки превышать допустимые нормы. Такую воду без предварительной очистки нельзя использовать не только в питьевых, но и в сельскохозяйственных целях.

Для очистки перечисленных объектов сорбционными методами представляют практический интерес ряд неорганических и углеродных ионообменников, синтезированных за последние годы в ИСПЭ НАН Украины по оригинальным методикам. Эти материалы являются уникальными и никогда не исследовались в качестве сорбентов для удаления ионов U(VI) из растворов.

Преимущества аморфных сферически гранулированных фосфатов и фосфатосиликатов титана заключаются в их пригодности к очистке больших объемов раствора в динамическом режиме, а также высоких и воспроизводимых сорбционных свойствах по отношению к ионам U(VI). Рентгеноаморфные титаносиликаты характеризуются хорошими поглотительными характеристиками по отношению к ионам Cs(I) и Sr(II), и, вместе с тем, имеют высокие сорбционные емкости по ионам U(VI). Поэтому использование этих сорбентов дает возможность проводить комплексную очистку водных растворов от ионов U(VI), Cs(I) и Sr(II), в то время как широко известные кристаллические титаносиликаты почти не поглощают ионы U(VI) вследствие несоответствия параметров их кристаллических решеток размерам этих ионов.

Особенности методики золь–гель синтеза (сферически гранулированные аморфные фосфаты и фосфатосиликаты титана) и гидротермального синтеза (титаносиликаты) дают возможность влиять на параметры пористой структуры и некоторые другие характеристики полученных сорбентов. Для целенаправленного улучшения сорбционных свойств этих сорбентов по отношению к ионам U(VI) необходимо установить взаимосвязь между их физико–химическими и сорбционными свойствами.

Активные угли различной природы давно используются в процессах водоочистки и водоподготовки. Окисленные углеродные сорбенты имеют на своей поверхности разные по химической природе функциональные группы, которые обеспечивают им одновременно катионообменные и комплексообразующие свойства, поэтому эти материалы более перспективны для очистки от ионных форм U(VI) воды для питьевых нужд, чем широко используемый активированный уголь. Однако в литературе почти отсутствует информация о сорбционных свойствах окисленных углеродных сорбентов по отношению к ионам U(VI).

Связь с научными программами, планами, темами

Работа выполнена в соответствии с планами научно–исследовательских работ Института сорбции и проблем эндоэкологии НАН Украины, государственными бюджетными темами: 12НТ (2001–2002 гг.) «Дослідження закономірностей сорбції урану з водних розчинів неорганічними іонітами» (0101U003094) — руководитель темы; 7Е (2002–2004 гг.) «Неорганічні іоніти та суперкислоти на основі оксидів металів» (0102U002398) — исполнитель; 8Е (2005–2009 гг.) «Дослідження закономірностей та механізмів селективної сорбції аніонних і катіонних форм важких металів та радіонуклідів неорганічними іонітами» (0105U001240) — исполнитель.

Цель и задачи исследования

Цель данной работы состоит в научном обосновании выбора сорбентов, которые могут быть использованы для решения экологической задачи очистки водных сред от ионных форм U(VI).

Для этого необходимо решить следующие основные задачи:

— установить закономерности сорбции ионов U(VI) из водных сред на аморфных сферически гранулированных фосфатах и фосфатосиликатах титана, рентгеноаморфных титаносиликатах и окисленных углеродных сорбентах;

— определить взаимосвязь между физико–химическими свойствами полученных сорбентов и их кинетическими и ёмкостными характеристиками по отношению к ионам U(VI);

— провести сравнительный анализ и обозначить перспективы практического применения изученных сорбентов.

Объект исследования — процесс сорбционной очистки водных сред от соединений U(VI) с использованием аморфных сферически гранулированных фосфатов и фосфатосиликатов титана, рентгеноаморфных титаносиликатов и окисленных углеродных сорбентов.

Предмет исследования — закономерности сорбции ионов U(VI) из водных сред аморфными сферически гранулированными фосфатами и фосфатосиликатами титана, рентгеноаморфными титаносиликатами и окисленными углеродными сорбентами.

Методы исследования — исследование пористой структуры с помощью низкотемпературной термодесорбции азота, рентгенофотоэлектронная спектроскопия (РФЕС), рентгенофазовий анализ, рН–метрическое титрование, определение точек нулевого заряда, изучение изотерм и кинетических кривых сорбции ионов U(VI) из водных растворов в статических условиях и выходных кривых сорбции в динамических условиях, фотоэлектроколориметрический метод определения концентрации U(VI) в растворах.

Научная новизна полученных результатов

Установлено, что сорбционная ёмкость аморфных сферически гранулированных фосфатов и фосфатосиликатов титана в процессах очистки водных растворов от ионов U(VI) достигает 6,0–12,0 мг–экв/г при оптимальных величинах рН раствора (5,3–6,0). Впервые показана двойная роль фосфатных функциональных групп фосфатов и фосфатосиликатов титана в процессах удаления ионов U(VI). Они обуславливают не только ионообменное, но и осадительное извлечение ионов U(VI) из растворов в виде соответствующего фосфата. Совместное извлечение ионов U(VI) по этим двум процессам приводит к сверхэквивалентной величине сорбционной ёмкости.

Установлено, что сорбционная ёмкость рентгеноаморфных титаносиликатов составляет 3,6–6,9 мг–экв/г (рН=5,3–6,0), что значительно выше по сравнению с кристаллическими титаносиликатами (<1 мг–экв/г). Выяснено, что механизм сорбции ионов U(VI) на рентгеноаморфных титаносиликатах зависит от величин рН точки нулевого заряда каждого образца и раствора. Если точка нулевого заряда находится при рН>5,3, исвлечение ионов U(VI) происходит по ионообменно–осадительному механизму, если при рН≤5,3— по ионообменному.

Показано, что сорбционная ёмкость окисленных углеродных сорбентов по UO22+ для КАУо(2,5) и АУТо(2,8) достигает 1,7–2,7 мг–экв/г, что составляет 80–96% от их максимальной ионообменной ёмкости по иону Na+. Поглощение ионов U(VI) на окисленных углеродных сорбентах происходит по ионообменному механизму. Углеродная ткань АУТо имеет значительно более высокие константы скорости процесса сорбции ионов U(VI), чем все другие исследованные иониты.

Практическое значение полученных результатов

Испытание аморфных сферически гранулированных фосфатов и фосфатосиликатов титана и рентгеноаморфных титаносиликатов в реальных средах подтвердило возможность их применения в процессах очистки «блочной» воды ЧАЭС, которая имеет многокомпонентный химический состав. Продемонстрировано, что применение в сорбционных технологиях рентгеноаморфного TiSi или модифицированного ферроцианидом железа TiP значительно повышает эффективность процесса очистки за счет одновременного извлечения из растворов ионов U(VI), Sr(II) и Cs(I). Сферически гранулированные TiP позволяют эффективно проводить очистку больших объёмов растворов от ионов U(VI) в динамическом режиме.

Установлено, что на эффективность процесса очистки водных сред от ионов U(VI) наибольшее влияние имеют рН раствора, а также величины Vs, Sуд сорбентов и распределение объема пор по значениям их эффективных радиусов. Благодаря высоким показателям Vs и Sуд хорошие сорбционные свойства по отношению к ионам U(VI) имеют лишь те образцы TiР и TiPSi, которые были синтезированы при мольном соотношении P:Ti=0,8–1,0 в исходной реакционной смеси. Более широкое распределение объема пор по значениям их эффективных радиусов уменьшает зависимость сорбционной емкости неорганических сорбентов по ионами U(VI) от рН раствора. Установлено, что при использовании при синтезе технического раствора TiOSO4 в качестве сырья вместо раствора TiCl4 наблюдается увеличение почти в 2 раза значений Vs и Sуд соответствующих образцов аморфного сферически гранулированного TiPSi и рентгеноаморфного TiSi, повышение их сорбционной емкости относительно ионов U(VI) и безопасности процесса синтеза. Кроме того, поскольку раствор TiOSO4 является полупродуктом промышленного производства титановых красок, снижается себестоимость полученных материалов. TiPSi имеют монодисперсную пористую структуру, поэтому их сорбционные емкости меньше, чем у TiР, но, вместе с тем, и менее зависимы от соотношения P:Ti в исходной реакционной смеси. Выяснение роли фосфатов–ионов в механизме извлечения ионов U(VI) аморфными сферически гранулированными TiР и TiPSi позволяет упростить и удешевить их синтез за счет сокращения времени и объемов воды, необходимых для операции окончательной промывки полученного сорбента.

Установлено, что благодаря высоким сорбционным свойствам и характерной для этого класса адсорбентов санитарно–гигиенической безопасностью окисленные углеродные материалы перспективны для очистки питьевой воды от ионов U(VI), а их сорбционные емкости увеличиваются с повышением степени их окисления.

Личный вклад соискателя

Основной объём экспериментальной работы, обработка и первичный анализ полученных результатов выполнены соискателем лично. Постановка задачи и обсуждение экспериментальных данных проведены вместе с научным руководителем — академиком НАН Украины, д.х.н., проф. Стрелко В.В. и к.х.н. Псарёвой Т.С. Отдельные результаты исследований были обсуждены с чл.–корр. НАН Украины, д.х.н., проф. Картелем Н.Т., к.х.н Каниболоцким В.А. и к.х.н. Мелешевич С.И. Фосфаты и фосфатосиликаты титана предоставлены к.х.н Яковлевым В.Я. и к.х.н. Журавлевым И.З.; их модифицирование ферроцианидом железа проведено м.н.с. Мильгрантом В.Г. Титаносиликаты синтезированы к.х.н. Мелешевич С.И., углеродные сорбенты — к.х.н. Ставицкой С.С. Спектральные исследования (РФЭС) неорганических сорбентов были осуществлены чл.–корр. НАН Украины, д.х.н., проф. Зажигаловым В.А. и к.х.н. Бачериковой И.В. в лаборатории Института катализа и физико–химии поверхности Польской академии наук (Краков). Рентгенофазовые исследования были выполнены к.х.н. Оранской Е.И., а химический анализ растворов на содержание фосфора — м.н.с. Шапошниковой Т.А.

Апробация результатов исследования

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на: V (2000 г.), VI (2001 г.), VIII (2004 г.) Украинско–Польских и VII (2003 г.), IX (2005 г.) Польско–Украинских симпозиумах “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications”; Всеукраинской конференции молодых ученых по актуальным вопросам химии (2003 г.); конференции НАТО “Combined and Hybrid Adsorbents: Fundamentals and Applications” (2005 г.); 15–ой Международной радиохимической конференции (2006 г.); Международной конференции "Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє” (2006 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей в научных журналах и тезисы 10 докладов, получены 2 патента.

ВЫВОДЫ

1. Диссертация посвящена решению экологической задачи — очистке водных сред от ионов U(VI) с помощью сорбционных методов с использованием аморфных сферически гранулированных фосфатов и фосфатосиликатов титана, рентгеноаморфных титаносиликатов и окисленных углеродных сорбентов. В работе установлена взаимосвязь между физико–химическими свойствами исследуемых сорбентов и их сорбционными характеристиками по отношению к ионам U(VI), что позволило выбрать оптимальные условия процесса очистки водных растворов и предложить наиболее эффективные сорбенты для извлечения ионов U(VI).

2. Установлено, что сорбция ионов U(VI) на аморфных сферически гранулированных фосфатах и фосфатосиликатах титана происходит по ионообменно–осадительному механизму. Впервые показана двойная функция фосфатных функциональных групп сорбента, которые принимают участие в ионообменном и осадительном извлечении ионов U(VI). Суммарное поглощение ионов U(VI) в соответствии с этими двумя процессами приводит к сверхэквивалентной сорбции, благодаря чему общая сорбционная емкость достигает величин 6,0–12,0 мг–экв/г.	3. Показано, что сорбция ионов U(VI) на рентгеноаморфных титаносиликатах происходит или по ионообменному, или по ионообменно–осадительному механизмам, в зависимости от условий сорбции и свойств сорбента, а их максимальная сорбционная емкость находится в пределах от 3,6 до 6,9 мг–екв/г.

4. Определено, что поглощение ионов U(VI) на окисленных углеродных сорбентах происходит исключительно по ионообменному механизму, а сорбционная емкость окисленного угля на основе абрикосовых косточек и окисленной углеродной ткани составляет соответственно 1,7 и 2,8 мг–экв/г.

5. Выяснено, что повышению эффективности процесса очистки водных растворов от ионов U(VI) способствует: 1) сорбция при рН раствора 5,3–6,0; 2) использование образцов с максимальными значениями Vs и Sуд и широким распределением объема пор по значениям их эффективных радиусов; 3) применение фосфатов и фосфатосиликатов с молярным соотношением P:Ti=0,8–1,0 в исходной реакционной смеси; 4) использование технических растворов TiOSO4, как исходного сырья при синтезе, вместо раствора TiCl4, который традиционно использовался раньше; 5) неполное отмывание аморфных фосфатов и фосфатосиликатов титана от слабосвязанных с матрицей сорбента фосфат–ионов; 7) увеличение степени окисления углеродных ионитов.

6. Сравнительный анализ свойств исследованных сорбентов позволил четко разграничить перспективные направления их практического применения. Аморфные сферически гранулированные фосфаты и фосфатосиликаты титана пригодны для поглощения ионов U(VI) в динамических и статических условиях и из больших по площади водохранилищ с применением «Capping»–метода. Рентгеноаморфные титаносиликаты следует использовать для очистки жидких радиоактивных отходов, технических и сточных вод в статических условиях в широком диапазоне рН. Испытание этих материалов для очистки «блочных» вод ЧАЭС дало положительные результаты. Показана также возможность комплексной очистки растворов за счёт одновременного извлечения ионов U(VI), Sr(II) и Cs(I) рентгеноаморфным титаносиликатом или фосфатом титана, модифицированным ферроцианидом железа. Окисленные углеродные сорбенты целесообразно применять в процессах глубокой очистки воды для питьевых нужд от микропримесей соединений U(VI).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

176

1. Ласкорин Б.Н. Химия урана / Ласкорин Б.Н. – М. : Наука, 1983. – 504 с.

2. Kalin M. The removal of uranium from mining waste water using algal/microbial biomass / Kalin M., Wheeler W.N., Meinrath G. // J. Environ. Radioactiv. – 2004. – Vol. 78, issue 2. – P. 151–177.

3. Соболева М.В. Минералы урана / Соболева М.В., Пудовкина И.А. – М. : Госгеолтехиздат, 1957. – 407 с.

4. Singhal R.K. Association of uranium with colloidal and suspended particulate matter in Arabian sea near the west coast of Maharashtra (India) / Singhal R.K, Joshi S.N., Hegde A.G. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 261, № 2. – P. 263–267.

5. Menzel R.G. Uranium, radium and thorium content in phosphate rocks and their possible radiation hazard / Menzel R.G. // J. Agric. Food Chem. – 1968. – Vol. 16, № 2. – P. 231–234.

6. Voronov A.N. Radon–rich waters in Russia / Voronov A.N. // Environmental Geology. – 2004. – Vol. 46. – P. 630–634.

7. Singhal R.K. Reduction of uranium concentration in well water by Chlorella (Chlorella pyrendoidosa) a fresh water algae immobilized in calcium alginate / Singhal R.K., Shobha Joshi, Tirumalesh K., Gurg R.P. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. –Vol. 261, № 1. – P. 73–78.

8. Irwin R.J. Environmental Contaminants Encyclopedia, Uranium Entry / Irwin R.J. (ed.). – National Park Services, Water Resource Division, 1201 Oakridge Drive, Colorado, USA. – 1997. – 220 p.

9. Khalid A. Aleissa. Accumulation of uranium by filamentous green algae under natural environmental conditions / Khalid A. Aleissa, El–Said I. Shabana, Fahad I.S. Al–Masoud // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 260, № 3. – P. 683–687.

10. Sahtschi P.H. Radionuclides in aquatic environments / Sahtschi P.H, Honeyman B.D. // Rad. Phys. Chem. – 1989. – Vol. 34, issue 2. – P. 213–240.

11. 13th Radiochemical Conference : booklet of abstracts and conference program, 14–19 April 1998 / ed. Jan John [and other]. – Mari’anske Lazne, Czech Republic, 1998. – 303 p.

12. White (Holladay) S.K. Removing uranium by current municipal water treatment processes / White (Holladay) S.K., Bondietti E.A. // J. Am. Water Works Assoc. – 1983. – Vol. 75, № 7. – P. 374–380.

13. Hudak P.F. Radioactivity in the Ogallala and Dockum aquifers, northwest Texas, USA / Hudak P.F. // Environmental Geology. – 2005. – Vol. 47. – P. 283–289.

14. Laul J.C. Natural radionuclides in groundwaters / Laul J.C. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 1992. – Vol. 156, № 2. – P. 235–242.

15. Zikovsky L. Determination of uranium in water by neutron activation and a low energy photon spectrometer / Zikovsky L. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 260, № 1. – P. 219–220.

16. Sengupta Arup K. Ion exchange technology. Advances in pollution control / Sengupta Arup K. (ed). – Lancaster, Basel : Technomic publishing Co.Ink., 1995. – 385 p.

17. Huikuri P. Removal of uranium from Finnish groundwaters in domestic use with a strong base anion resin / Huikuri P., Salonen L. // J. Radioanal. Nucl.Chem. – 2000. – Vol. 245, № 2. – P. 385–393.

18. Banks D. Radioelements (U, Th, Rn) concentration in Norwegian bedrock groundwaters / Banks D., Røyset O., Strand T., Skarphagen H. // Environ. Geol. – 1995. – Vol. 25, № 3. – P. 165–180.

19. Guogang Jia. Concentration, distribution and characteristics of depleted uranium (DU) in the Kosovo ecosystem: a comparison with the uranium behaviour in the environment uncontaminated by DU / Guogang Jia, Belli M., Sansone U., Rosamilia S., Gaudino S. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 260, № 3. – P. 481–494.

20. Ganzerli Valentini M.T. Preconcentration and neutron activation analysis of thorium and uranium in natural waters / Ganzerli Valentini M.T., Maggi L., Crespi Caramella V. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 262, № 1. – P. 143–146.

21. Rusconi R. Natural radioactivity in bottled mineral waters: a survey in Northern Italy / Rusconi R., Forte M., Abbate G., Gallini R., Sgorbati G. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 260, № 2. – P. 421–427.

22. Shabana E.I. Activity concentrations of natural radium, thorium and uranium isotopes in ground water of two different regions / Shabana E.I., Al–Hobaib A.S. // Radiochim. Acta. – 1999. – Vol. 87, issue 1. – P. 41–47.

23. Environmental Radiochemical Analysis : 8th international symposium proceedings, 1998. – Blackpool (UK), 1998. – 356 p.

24. Kumar M. Trace level determination of U, Zn, Cd, Pb and Cu in drinking water samples / Kumar M., Singh S., Mahajan R.K. // Environmental Monitoring and Assessment. – 2006. – Vol. 112. – P. 283–292.

25. Biohydrometallurgy and the environment toward the mining of the 21st century : international biohydrometallurgy symposium proceedings, 20–23 June, 1999. – San Lorenzo De El Escorial, Madrid, Spain, 1999. – 505 p. – ISBN 0444501932.

26. Pinto M. M. S. C. Pollution of water and stream sediments associated with the Vale De Abrutiga uranium mine, Central Portugal / Pinto M. M. S. C., Silva M. M. V. G., Neiva A. M. R. // Mine Water and the Environment. – 2004. – Vol. 23. – P. 66–75.

27. Wolkersdorfer C. Contemporary reviews of mine water studies in Europe, part 3 / Wolkersdorfer C., Bowell R. // Mine Water and the Environment. – 2005. – Vol. 24. – P. 58–76.

28. Thompson P. A. Derivation and use of sediment quality guidelines for ecological risk assessment of metals and radionuclides released to the environment from uranium mining and milling activities in Canada / Thompson P. A., Kurias J., Mihok S. // Environmental Monitoring and Assessment. – 2005. – Vol. 110. – P. 71–85.

29. Al–Masri M.S. Determination of natural radioactivity in Euphrates river / Al–Masri M.S., Byrakdar M.E., Mamish S., Al–Haleem M.A. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 261, № 2.– P. 349–351.

30. Muramatsu Y. Determination of radionuclides in human and environmental samples from the criticality accident in Tokai–mura Japan / Muramatsu Y., Yoshida S., Ban–nai T., Akashi M. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 262, № 1. – P. 129–134.

31. Álvarez A. Determination of actinides in samples obtained during dismantling activities / Álvarez A., Gascó C., Navarro N., Antón M. P., Sancho C. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2005. – Vol. 265, № 3. – Р. 383–387.

32. Information pertinent to the migration of radionuclides in ground water at the Nevada test site : part 1 : review and analysis of existing information : Lawrence Livermore Laboratory report UCRL-52078, May 1976 / Borg I. Y., Stone R., Levy H. B., Ramspott L. D. – Lawrence Livermore Laboratory, 1976. – 308 p.

33. Tompson A. On the evaluation of groundwater contamination from underground nuclear test / Tompson A., Bruton C., Pawloski G., Smith D., Bourcier W., Shumaker D., Kersting A., Carle S., Maxwell R. // Environ. Geol. – 2002. – Vol. 42, № 2–3. – Р. 235–247.

34. Underground radionuclide migration at the Nevada test site / Nimz G.J., Thompson J.L. – U.S. Department of Energy Nevada Field Office DOE/NV–346, UC–703 : Las Vegas, Nev., 1992. – 17 p.

35. Baxter M.S. Technologically enhanced radioactivity: an overview / Baxter M.S. // J. Environ. Radioact. – 1996. –Vol. 32, issues 1–2. – P. 3–17.

36. Mishra U.C. Environmental radioactivity research – expectations in the new millennium / Mishra U.C. // J. Environ. Radioact. – 2001. – Vol. 57, issue 1. – P. 1–5.

37. Premadas A. Fluorimetric determination of uranium in certain refractory minerals, environmental samples and industrial waste materials / Premadas A., Saravanakumar G. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – Vol. 266, № 1. – Р. 95–100.

38. Silva P.S.C. Distribution of U and Th decay series and rare earth elements in sediments of Santos Basin: correlation with industrial activities / Silva P.S.C., Mazzilli B.P., Fávaro D.I.T. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2005. – Vol. 264, № 2. – Р. 449–455.

39. Radiation Protection : 2nd regional mediterranean congress proceedings, 1997. – Tel–Aviv, 1997. – 507 p.

40. Radiation protection and health : IRPA regional congress on radiation protection in central Europe, 2001. – Dubrovnik, Croatia, 2001. – 484 p.

41. Ward C.R. Analysis and significance of mineral matter in coal seams / Ward C.R. // Intern. J. Coal Geol. – Vol. 50, issues 1—4. – P. 135–168.

42. Ayçik G.A. Radioactivity measurements of coals and ashes from coalfired power plants in the southwestern part of Turkey / Ayçik G.A., Ercan A. // J. Environ. Radioact. – 1997. – Vol. 35, issue 1. – P. 23–35.

43. Marović G. Improvement of the radiological environmental situation due to remedial actions at a coal–fired power plant / Marović G., Senčar J., Kovač J., Prlić I. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 261, № 2. – Р. 451–455.

44. Dampare S.B. Simultaneous determination of tantalum, niobium, thorium and uranium in placer columbite–tantalite deposits from the Akim Oda District of Ghana by epithermal instrumental neutron activation analysis / Dampare S.B., Nyarko B.J.B., Osae S., Akaho E.H.K., Asiedu D.K., Serfor–Armah Y., Nude P. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2005. – Vol. 265, № 1. – Р. 53–59.

45. Winde F. Uranium pollution of South African streams – an overview of the situation in gold mining areas of the Witwatersrand / Winde F., Sandham L.A. // GeoJournal. – 2004. – Vol. 61. – P. 131–149.

46. Tutu H. Application of artificial neural networks for classification of uranium distribution in the Central Rand goldfield, South Africa / Tutu H., Cukrowska E.M., Dohnal V., Havel J. // Environmental Modelling and Assessment. – 2005. – Vol. 10. – P. 143–152.

47. Криницын А.П. Исследование взаимодействия воды с конструкционными и топливосодержащими материалами в помещениях объекта «Укрытие» / Криницын А.П., Симановская И.Я., Стрихарь О.Л. // Радиохимия. – 1998. – Т. 40, № 3. – С. 279–288.

48. Андронов О.Б. Очистка локальных скоплений жидких радиоактивных отходов объекта «Укрытие» от трансурановых элементов / Андронов О.Б., Криницын А.П., Стрихарь О.Л. // Радиохимия. – 2002. – Т. 44, № 6. – С. 553–557.

49. Москвин А.И. Координационная химия актиноидов / Москвин А.И. – М. : Атомиздат, 1975. – 485 с.

50. Bou–Rabee F. Estimating the concentration of uranium in some environmental samples in Kuwait after the 1991 Gulf War / Bou–Rabee F. // Appl. Radiation Isotopes. –Vol. 46, issue 4. – P. 217–220.

51. Sansone U. Radioecological survey at selected sites hit by depleted uranium ammunitions / Sansone U., Danesi P.R., Barbizzi S. [and others] // Sci. Total Environ. – 2001. – Vol. 281, issues 1–3. – P. 23–35.

52. Bem H. Environmental and health consequences of depleted uranium use in the 1991 Gulf War / Bem H., Bou–Rabee F. // Environ. Intern. – 2004. – Vol. 30, issue 1. – P. 123–134.

53. Bou–Rabee F. Contribution of uranium to grass alpha radioactivity in some environmental samples in Kuwait / Bou–Rabee F., Bakir Y.Y., Bem H. // Environ. Intern. – Vol. 21, issue 3. – P. 293–298.

54. UNEP, depleted uranium in Kosovo: post–conflict environmental assessment / UNEP and UN Centre for human settlements. – Geneva, 2001. – 186 p.

55. Hamilton E.I. Depleted uranium (DU): a holistic consideration of DU and related matters / Hamilton E.I. // Sci. Total Environ. – 2001 – Vol. 281, issues 1–3. – P. 5–21.

56. Papastefanou C. Depleted uranium in military conflicts and the impact on the environment / Papastefanou C. // Health Phys. – 2002. – Vol. 83, issue 2. – P. 280–283.

57. Meddings D.R. Depleted uranium in Kosovo: an assessment of potential exposure for aid workers / Meddings D.R., Haldimann M. // Health Phys. – 2002. – Vol. 82, issue 4. – P. 467–473.

58. Guogang Jia. Concentration, distribution and characteristics of depleted uranium (DU) in the Kosovo ecosystem: a comparison with the uranium behaviour in the environment uncontaminated by DU / Guogang Jia, Belli M., Sansone U. [and others] // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2004. – Vol. 260, № 3. – Р. 481–494.

59. McDiarmid M.A. Biological monitoring and surveillance results of Gulf War I veterans exposed to depleted uranium / McDiarmid M.A., Engelhardt S.M., Oliver M. [and others] // Int. Arch. Occup. Environ. Health. – 2006. – Vol. 79. – P. 11–21.

60. Miller A.C. Leukemic transformation of hematopoietic cells in mice internally exposed to depleted uranium / Miller A.C., Bonait–Pellie C., Merlot R.F. [and others] // Molecular and Cellular Biochemistry. – 2005. – Vol. 279. – P. 97–104.

61. Loppi S. Lichens as biomonitors of depleted uranium in Kosovo / Loppi S., Di Lella L. A., Frati L. [and others] // J. Atmospheric Chem. – 2004. – Vol. 49. – P. 437–445.

62. Skwarzec B. The radionuclides 234U, 238U and 210Po in drinking water in Gdansk agglomeration (Poland) // Skwarzec B., Struminska D.I., Borylo A. / J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2001. – Vol. 250, № 2. – P. 315–318.

63. Норми радіаційної безпеки України (НРБУ–97) : державні гігієнічні нормативи. – К. : Відділ поліграфії Українського центру держсанепіднагляду МОЗ України, 1997. – 121 с.

64. Державні санітарні правила і норми "Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання" (ДСанПіН 383).

65. Surbeck H. Determination of natural radionuclides in drinking water: a tentative protocol / Surbeck H. // Sci. Total Environ. – 1995. – Vol. 173/174. – P. 91–99.

66.  WHO, Guidelines for Drinking Water Quality : vol. 1 : recommendation. – [third ed.]. – World Health Organization, Geneve, 2004. – 515 p. – ISBN 92–4–154638–7.

67. Gueguen Y. Short–term hepatic effects of depleted uranium on xenobiotic and bile acid metabolizing cytochrome P450 enzymes in the rat / Gueguen Y., Souidi M., Baudelin C. [and others] // Arch. Toxicol. – 2006. – Vol. 80. – P. 187–195.

68. Harvey R.B. Validation of impaired renal function chick model with uranyl nitrate / Harvey R.B., Kubena L.F., Phillips T.D., Heidelbaugh N.D. // Bull. Environ. Contam. Toxicol. – 1986. –Vol. 36, № 1. – P. 67–72.

69. Zamora M.L. Chronic ingestion of uranium in drinking water: a study of kidney bioeffects in humans / Zamora M.L., Tracy B.L, Zielinski J.M. [and others] // Toxicol. Sci. – 1998. – Vol. 43, № 1. – P. 68–77.

70. Goldman M. Nephrotoxicity of uranyl acetate: effect on rat kidney brush border membrane vesicles / Goldman M., Yaari A., Doshnitzki Z., Cohen–Luria R., Moran A. // Arch. Toxicol. – 2006. – Vol. 80, № 7. – P. 387–389.

71. Li W.B. Biokinetic modelling of uranium in man after injection and ingestion / Li W.B., Roth P., Wahl W. [and others] // Radiat. Environ. Biophys. – 2005. – Vol. 44. – P. 29–40.

72. Elliston J.T. Comparison of direct kinetic phosphorescence analysis and recovery corrected kinetic phosphorescence analysis for the determination of natural uranium in human tissues / Elliston J.T., Glover S.E., Filby R.H. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2005. – Vol. 263, № 2. – P. 301–306.

73. Tandon L. A review of radiologically important trace elements in human bones / Tandon L., Iyengar G.V., Parr R.M. // Appl. Radiation isotopes. – 1998. – Vol. 49, issue 8. – P. 903–910.

74. Кузнецов Ю.В. Основы очистки воды от радиоактивных загрязнений / Кузнецов Ю.В., Щебетковкий В.Н., Трусов А.Г. – М. : Атомиздат, 1974. – 360 с.

75. Ковальчук И.А. Очистка природных и сточных вод от соединений урана (VI) и тория (VI) : автореф. дис. на получение учён. степени канд. хим. наук : спец. 21.06.01. “Техногенная безопасность государства” / Ковальчук И.А. – Киев, 2001. – 19 с.

76. Плотников В.И. Сорбция U(VI) гидроксидами 4–х валентных металлов / Плотников В.И., Банных В.И. // Радиохимия. – 1997. – T. 39, № 2. – C. 164–170.

77. Гончарук В.В. Очистка природных и сточных вод от соединений урана / Гончарук В.В., Корнилович Б.Ю., Павленко В.М. [и др.] // Химия и технология воды. – 2001. – T. 23, № 4. – C. 410–418.

78. Пушкарев В.В. Сорбция радионуклидов солями гетерополикислот / Пушкарев В.В., Никифоров А.Ф. – М. : Энергоатомиздат, 1982. – 112 с.

79. Lehto J. Selective separation of radionuclides from nuclear waste solution with inorganic ion exchangers / Lehto J., Harjula R. // Radiochim. Acta. – 1999. – Vol. 86. – P. 65–70.

80. Wang X.Q. The efficiency of capping contaminated sediments in situ : I : lab–scale experiments of diffusion/adsorption in the capping layer / Wang X.Q., Thibodeaux L.J., Valsaraj K.T., Reible D.D. // Environ. Sci. Tech. – 1991. – Vol. 25, № 9. – P. 1578–1584.

81. Ahrland S. On the complex chemistry of the uranyl ion : IV : the complexity of uranyl acetate / Ahrland S. // Acta Chem. Scand. – 1951. – Vol. 5. – P. 199–219.

82. Ahrland S. Studies on the hydrolysis of metal ions : X : the hydrolysis of the uranyl ion, UO22+ / Ahrland S., Hietanen S., Sillen L.G. // Acta Chem. Scand. – 1954. – Vol. 8. – P. 1907–1916.

83. Hearne J.A. Hydrolysis of the uranyl ion / Hearne J.A., White A.G. // J. Chem. Soc. – 1957. – Vol. 5. – P. 2168–2174.

84. Dunsmore H.S. Studies on the hydrolysis of metal ions : 46 : uranyl ion, UO22+, in chloride, perchlorate, nitrate and sulfate media : survey and introduction / Dunsmore H.S., Hietanen S., Sillen L.G. // Acta Chem. Scand. – 1963. – Vol. 17. – P. 2644–2656.

85. Dunsmore H.S. Studies on the hydrolysis of metal ions : 47 : the uranyl ion in 3M NaCl medium // Dunsmore H.S., Sillen L.G. / Acta Chem. Scand. – 1963. – Vol. 17. – P. 2657–2663.

86. Старик И.Е. Состояние микроколичеств радиоэлементов в растворах : IV : состояние микроколичеств урана в растворах / Старик И.Е., Колядин Л.Б. // Журн. неорг. химии. – 1957. – Т. 11, № 6. – С. 1432–1435.

87. Старик И.Е. К вопросу об условиях существования микроколичеств урана в растворе / Старик И.Е., Колядин Л.Б., Николаев Д.С. // Радиохимия. – 1959. – № 3. – С. 317–320.

88. Старик И.Е. Основы радиохимии / Старик И.Е. – [2 изд.]. – Л., 1969. – 247 с.

89. Парамонова В.И. Спектрофотометрическое изучение ацетатных растворов шестивалентного урана / Парамонова В.И., Колычев В.Б., Вихлянцев А.В. // Радиохимия. – 1961. – Т. 3, № 5. – С. 582–588.

90. Парамонова В.И. О возможности полимеризации и специфического поглощения ионитами шестивалентного урана в ацетатных растворах / Парамонова В.И., Колычев В.Б., Вихлянцев А.В. // Радиохимия. – 1961. – Т. 3, № 5. – С. 589–592.

91. Никольский Б.П. О существовании в растворе моноацетатного комплекса уранила / Никольский Б.П., Колычев В.Б., Грекович А.Л., Парамонова В.И. // Радиохимия. – 1960. – Т. 2, № 3. – С. 330–338.

92. Парамонова В.И. Применение ионного обмена к изучению состояния вещества в растворе : VIII : изучение карбонатных комплексов уранила методом ионного обмена / Парамонова В.И., Николаева Н.М. // Радиохимия. – 1962. – Т. 4, № 1. – С. 84–89.

93. Парамонова В.И. Некоторые дополнения к теории метода относительного поглощения на примере шестивалентного урана в ацетатно–нитратных растворах / Парамонова В.И., Колычев В.Б. // Радиохимия. – 1966. – Т. 8, № 3. – С. 304–317.

94. Сиборг Г.Т. Химия актиноидных элементов / Сиборг Г.Т., Кац Д.Д. – М. : Атомиздат, 1960. – 542 с.

95. Черняев И.И. О комплексной природе уранатов / Черняев И.И., Головня В.А., Эллерт Г.В. // Журн. неорг. химии. – 1960. – Т. 5, № 7. – С. 1481–1492.

96. Гольдинов А.Л. Определение состава некоторых комплексов U(IV) и U(VI) в водных растворах / Гольдинов А.Л., Стабровский А.И. // Журн. неорг. химии. – 1963. – Т. 8, № 5. – С. 1612–1616.

97. Музыка И.Д. Адсорбция комплексных соединений урана из водных растворов / Музыка И.Д., Романенко Э.Д., Тананаева Н.Н. // Радиохимия. – 1964. – Т. 6, № 6. – С. 633–640.

98. Брусиловский С.А. Исследование условий осаждения гидроокиси уранила из низкотемпературных водных растворов / Брусиловский С.А. // Труды института Геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – 1959. – вып. 42. – С. 58–99.

99. Пожарский Б.Г. Гидролиз и комплексообразование уранила в растворах минеральных кислот / Пожарский Б.Г., Стерлингова Т.Н., Петрова А.К. // Журн. неорг. химии. – 1963. – Т. 8, № 6. – С. 1594–1610.

100. Никольский Б.П. О существовании “смешанного” гидроксоацетатного комплекса уранила в водных ацетатно–нитратных растворах / Никольский Б.П., Колычев В.Б. // Радиохимия. – 1970. – Т. 12, № 1. – С. 89–96.

101. Короткин Ю.С. Изучение гидролиза трансурановых элементов : I : изучение гидролиза распределительной хроматографией / Короткин Ю.С. // Радиохимия. – 1973. – Т. 15, № 5. – С. 671–676.

102. Волк В.И. Исследование гидролиза уранил–иона в растворах пертехнетата и перхлората уранила методом двухфазного потенциометрического титрования / Волк В.И., Беликов А.Д. // Радиохимия. – 1977. – Т. 19, № 6. – С. 811–816.

103. Baes C.F. The hydrolysis of cations / Baes C.F., Mesmer Y.R.E. – New York. : John Wilen and Sons, 1976. – 489 p.

104. Давыдов Ю.П. Состояние радионуклидов в растворах / Ю.П. Давыдов. – Минск. : Наука и техника, 1978. – 224 с.

105. Grenthe I. Chemical thermodynamics of uranium / Grenthe I., Fuger J., Konings R.J.M. [and others.]. – Amsterdam : Elsevier, 1992. – 148 p.

106. Гусева Л.И. // Ионообменное поведение актиноидных элементов в уксуснокислых растворах / Гусева Л.И., Тихомирова Г.С., Коровайков П.А. // Радиохимия. – 1999. – Т. 41, № 3. – С. 229–232.

107. Payne T.E. Uranium (VI) interactions with mineral surfaces: controlling factors and surface complexation modeling : thesis for the degree of the PhD / Payne T.E. – University of South Wales, 1999. – 97 р.

108. Zhang Hangxia. Sorption of uranyl ions on silica: effects of contact time, pH, ionic strength, concentration and phosphate / Zhang Hangxia, Tao Zuyi // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2002. – Vol. 254, № 1. – P. 103–107.

109. Michard P. Sorption and desorption of uranyl ions by silica gel: pH, particle size and porosity effects / Michard P., Guibal E., Vincent T., Le Cloirec P. // Microporous Materials. – 1996. – Vol. 5, issue 6. – P. 309–324.

110. Bortun A.I. Ion exchange properties of a cesium ion selective titanosilicate / Bortun A.I., Bortun L.N., Clearfield A. // Solv. Extr. Ion Exch. – 1996. – Vol. 14, № 2. – P. 341–354.

111. Zorn T. Sorption of uranium(VI) onto phyllite / Zorn T, Bernhard G., Nitsche H., Arnold T. // Chemical Geology. – 1998. – Vol. 151, issues 1–4. – P. 129–141.

112. Андрианов А.М. Сорбция урана промышленным образцом гидратированной окиси титана / Андрианов А.М., Корюкова В.П., Ильинская Э.П., Ковальчук Л.И. // Радиохимия. – 1977. – T. 19, № 6. – С. 784–786.

113. Боровинский В.А. Изучение сорбции урана на неорганическом катионите — фосфате циркония / Боровинский В.А., Лызлова Е.В., Рамазанов Л.М. // Радиохимия. – 2001. – Т. 43, № 1. – С. 77–79.

114. Nyun S.P. Sorption mechanism of U(VI) on a reference montmorillonite: binding to the internal and external surfaces / Nyun S.P., Cho Y.H., Hahn P.S., Kim S.J. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2001. – Vol. 250, № 1. – P. 55–62.

115. Amini S. Actinide uptake onto zeolite–L and SAPO–34 / Amini S., Dyer A. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 1994. – Vol. 178, № 2. – P. 273–289.

116. Waite T.D. Uranium(VI) adsorption to ferrihydrite: application of a surface complexation model / Waite T.D., Davis J.A., Payne T.E. [and others] // Geochim. Cosmpchim. Acta. – 1994. – Vol. 58, issue 24. – P. 5465–5478.

117. Ho C.J. The adsorption of uranyl species on a hematite sol / Ho C.J., Doern D.C. // Can. J. Chem. – 1985. – Vol. 63, № 8. – P. 1100–1104.

118. Lenhart J.J. Uranium(VI) sorption to hematite in the presence of humic acid / Lenhart J.J., Honeyman B.D. // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1999. – Vol. 63, issues 19—20. – P. 2891–2901.

119. Haas J.R. Thermodynamics of U(VI) sorption onto Shewanella putrefaciens / Haas J.R., Dichristina T.J., Wade R. Jr. // Chemical Geology. – 2001. – Vol. 180, issues 1—4. – P. 33–54.

120. Haas J.R. Bioaccumulation of metals by lichens: uptake of aqueous uranium by Peltigera membranacea as a function of time and pH / Haas J.R., Bailey E.H., Purvis O.W. // American Mineralogist. – 1998. – Vol. 83, № 11–12, Part 2. – P. 1494–1502.

121. Fowle D.A. Experimental measurements of the reversibility of metal–bacteria adsorption reactions / Fowle D.A., Fein J.B. // Chemical Geology. – 2000. – Vol. 168, issues 1–2. – P. 27–36.

122. James R.O. Adsorption of hydrolyzable metal ions at the oxide — water interface : III : a thermodynamic model of adsorption / James R.O., Healy T.W. // J. Colloid. Interface Sci. – 1972. – Vol. 40, issue 1 – P. 65–81.

123. Fein J.B. A chemical equilibrium model for metal adsorption onto bacterial surfaces / Fein J.B., Daughney C.J., Yee N., Davis T.A. // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1997. – Vol. 61, issue 16. – P. 3319–3328.

124. Гриссбах Р. Теория и практика ионного обмена : пер. с нем. / Гриссбах Р. – М. : изд–во Иностранной литературы, 1963. – 499 с.

125. Гельферих Ф. Иониты : oсновы ионного обмена [пер. с нем.] – М. : изд–во Иностранной литературы, 1962. – 490 с.

126. Боголепов А.А. Влияние комплексообразователей на процессы сорбционной очистки вод, содержащих уран / Боголепов А.А., Пшинко Г.Н., Корнилович Б.Ю. // Химия и технология воды. – 2007. – T. 29, № 1. – С. 18–26.

127. Suib S.L. Zeolite photochemistry: energy transfer between rare–earth and actinide ions in zeolites / Suib S.L., Carrado K.A. // Inorg.Chem. – 1985. – Vol. 24, issue 2. – P. 200–202.

128. Мясоедов Б.Ф. Исследование сорбции урана из карбонатсодержащих растворов неорганическими сорбентами : X : механизм сорбции урана волокнами, наполненными высокодисперсными сорбентами / Мясоедов Б.Ф., Новиков Ю.П., Михеева М.Н. [и др.] // Радиохимия. – 1987. – T. 29, № 5. – С. 642–646.

129. Gupta A.R. Sorption of uranyl ions on hydrous oxides : a new surface hydrolysis model / Gupta A.R., Venkataramani B. // Bull. Chem. Soc. Jpn. – 1988. – Vol. 61. – P. 1357–1362.

130. Olguin М.Т. Uranium sorption in zeolite X: the valence effect / Olguin М.Т., Solache–Rios M., Acosta D. [and others] // Micropor. Mesopor. Mater. – 1999. – Vol. 28, issue 3. – P. 377–385.

131. Al–Attar L. Uptake of uranium on ETS–10 microporous titanosilicate / Al–Attar L., Dyer A., Blackburn R. // J. Radioanal. Nucl.Cnem. – 2000. – Vol. 246, № 2. – P. 451–455.

132. Al–Attar L., Dyer A. Sorption of uranium onto titanosilicate materials / Al–Attar L., Dyer A. // J. Radioanal. Nucl. Chem. – 2001. – Vol. 247, № 1. – P. 121–128.

133. Прищепко Р.С. Сорбция урана из карбонатных растворов тонкослойными сорбентами на основе гидроксопероксида титана и активированного угля и его элюирование / Прищепко Р.С., Першко А.А., Василевский В.А., Бетенеков Н.Д. // Радиохимия. – 1985. – T. 27, № 5. – С. 626–630.

134. Misaelides P. Thorium and uranium uptake by natural zeolitic materials / Misaelides P., Godelitsas A., Filippidis A. [and others] // Sci. Total Environ. – 1995. – Vol. 173/174. – P. 237–246.

135. Афанасьев Ю.А. О сорбции урана из морской воды смешанными неорганическими сорбентами / Афанасьев Ю.А., Ажипа Л.Т., Рябинин А.И. [и др.] // Радиохимия. – 1982. – T. 24, № 2. – С. 258–259.

136. Кузин И.А. Влияние пористой структуры лигниновых углей на сорбцию урана / Кузин И.А., Плачёнов Т.Г., Александрова Н.С., Таушканов В.П. // Журн. прикл. химии. – 1965. –Т. 38, № 9. – С. 2026–2032.

137. Ласкорин Б.Н. Сорбенты на основе силикагеля в радиохимии, химические свойства, применение / Ласкорин Б.Н., Стрелко В.В., Стражеско Д.Н., Денисов В.И. – М. : Атомиздат, 1977. – 303 с.

138. Vidya K. Encapsulation, characterization and catalytic properties of uranyl ions in mesoporous molecular sieves / Vidya K., Dapurkar S.E., Selvam P. [and others] // Journal of Molecular Catalysis A: Chemical. – 2002. – Vol. 181, № 1. – P. 91–97.

139. Borovec Z. The adsorption of uranyl species by fine clay / Borovec Z. // Chem. Geol. – 1981. – Vol. 32, issues 1–4. – P. 45–58.

140. Ames L., McGarrah J., Walker B. Sorption of trace constituents from aqueous solutions onto secondary minerals : I : uranium. / Ames L., McGarrah J., Walker B. // Clays Clay Minerals. – 1983. – Vol. 31, issue 5. – P. 321–334.

141. Tsunashima A. Adsorption of uranium from solution by montmorillonite; compositions and properties of uranyl montmorillonites / Tsunashima A., Brindley G., Bastovanov M. // Clays Clay Minerals. – 1981. – Vol. 29. – P. 10–16.

142. Н.Р. Андреева. Сорбция ионов уранила морденитом и клиноптилолитом / Андреева Н.Р., Чернявская Н.Б. // Радиохимия. – 1982. – Т. 24, № 1. – С. 10–13.

143. Olguin M.T. UO22+ sorption in natural Mexican erionite and Y–zeolite / Olguin M.T., Solache M., Asomoza M. [and others] // Sep. Sci. Technol. – 1994. – Vol. 29. – P. 2161–2167.

144. Drot R. Structural environment of uranium(VI) and europium(III) species sorbed onto phosphate surfaces : XPS and optical studies / Drot R., Simoni E., Alnot M., Ehrhardt J.J. // J. Colloid. Interface Science. – 1998. – Vol. 205, issue 2. – P. 410–416.

145. Dent A.J. An EXAFS study of uranyl ion in solution and sorbed onto silica and montmorillonite clay colloids / Dent A.J., Ramsay J.D.F., Swanton S.W. // J. Colloid Interface Sci. – 1992. – Vol. 150, issue 1. – P. 45–60.

146. Morris D.E. Optical spectroscopic studies of the sorption of UO22+ species on a surface complexation site – binding model / Morris D.E., Chisholm–Brause C.J., Barr M.E. [and others] // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1994. – Vol. 58, issue 17. – P. 3613–3623.

147. Chisholm–Brause C.J. Speciation of uranyl sorbed at multiple binding sites on montmorillonite / Chisholm–Brause C.J., Conradson S.D., Buscher C.T. [and others] // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1994. – Vol. 58, issue 17. – P. 3625–3631.

148. Gabriel U. Uranyl sutface speciation on silica particles studied by time–resolved laser–induced fluorescence spectroscopy / Gabriel U., Charlet L., Schläpfer C.W. [and others] // J. Colloid Interface Science. – 2001. – Vol. 239, issue 2. – P. 358–368.

149. Waite T.D. Uranium(VI) adsorption to ferrihydrite: application of a surface complexation model / Waite T.D., Davis J.A., Payne T.E. [and others] // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1994. – Vol. 58, issue 24. – P. 5465–5478.

150. Fowle D.A. Experimental study of uranyl adsorption onto Bacillus subtilis / Fowle D.A., Fein J.B., Martin A.M. // Environ. Sci. Technol. – 2000. – Vol. 34, issue 17. – P. 3737–3741.

151. Kelly S.D. X–ray absorption fine structure determination of pH–dependent U–bacterial cell wall interactions / Kelly S.D., Kemner K.M., Fein J.B. [and others] // Geochim. Cosmochim. Acta. – 2002. – Vol. 66, № 22. – P. 3855–3871.

152. Сухарев Ю.И. Неорганические иониты типа фосфата циркония / Сухарев Ю.И., Егоров Ю.В. – М. : Энергоатомиздат, 1983 – 110 с.

153. McKinley J.P. The influence of uranyl hydrolysis and multiple site–binding reactions on adsorption of U(VI) to montmorillonite / McKinley J.P., Zachara J.M., Smith S.C., Turner G.D. // Clays Clay Miner. – 1995. – Vol. 43. – P. 586–598.

154. Tsezos M. Recovery of uranium from biological adsorbents — desorption equilibrium / Tsezos M. // Biotechnol. Bioeng. – 1984. – Vol. 26. – P. 973–981.

155. Мясоедов Б.Ф. Исследование сорбции урана из карбонатсодержащих растворов неорганическими сорбентами : VIII : кинетика сорбции урана из растворов типа морской воды титансодержащим сорбентом с частично разупорядоченной структурой. / Мясоедов Б.Ф., Новиков Ю.П., Мамедов Р.М. [и др.] // Радиохимия. – 1984. – Т. 26, № 5. – С. 597–600.

156. Новиков Ю.П. Исследование сорбции урана из карбонатсодержащих растворов неорганическими сорбентами : механизм сорбции урана ортофосфатом алюминия / Новиков Ю.П., Камаревский В.М., Ахманова М.В. // Радиохимия. – 1979. – № 6.– C. 872–876.

157. Тарковская И.А. Окисленный уголь / Тарковская И.А. – Киев : Наук. Думка, 1981. – 200 с.

158. Mellah A. The removal of uranium(VI) from aqueous solutions onto activated carbon: kinetic and thermodynamic investigations / Mellah A., Chegrouche S., Barkat M. // J. Colloid. Interface Sci. – 2005. – Vol. 296, issue 2. – P. 434–441.

159. Цзен Сянь–фу. Очистка урана от тяжёлых металлов на активированном угле / Цзен Сянь–фу, Кузин И.А., Таушканов В.П. // Журн. прикл. химии. – 1963. – Т. 36, № 4. – С. 703–707.

160. Кузин И.А. Сорбция урана активированными углями из растворов роданида натрия / Кузин И.А., Таушканов В.П., Алешечкин В.С. // Радиохимия. – 1962. – Т. 4, № 6. – С. 732–737.

161. Кузин И.А. Сорбция металлов активированным углём СКТ из ацетатных растворов / Кузин И.А., Таушканов В.П., Леонов Б.М. [и др.] // Журн. прикл. химии. – 1966. – Т. 39, № 2. – С. 359–362.

162. Таушканов В.П. Сорбция металлов из растворов соляной кислоты активированным углём СКТ / Таушканов В.П., Кузин И.А., Остапенко Н.В. // Журн. прикл. химии. – 1965. – Т. 38, № 5. – С. 1048–1053.

163. Стрелко В.В. Химия в защите окружающей среды / Стрелко В.В. – К. : Наукова Думка, 1982. – 179 с.

164. Беляков В.Н. Функциональные неорганические ионообменные материалы на основе фосфатов и оксидов титана и циркония (синтез, свойства и применение) : дис. на соискание учёной степени доктора хим. наук : спец. 02.00.04. “Физическая химия” / Беляков В.Н. – К., 1991. – 362 c.

165. Пат. 39755 України, МПК B01J20/30, 20/02, C02F1/28. Спосіб одержання фероціанідвмісного сорбенту для очистки води і технологічних розчинів від радіонуклідів / Стрелко В.В., Марданенко В.К., Патриляк Н.М., Яковлєв В.І., Псарьова Т.С., Закутевський О.І., Шапошнікова Т.О., Мільграндт В.Г. ; заявник та власник патенту Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України. – № 2001020771 ; заявл. 02.02.01 ; опубл. 15.06.01, Бюл. № 5.

166. Poojary D.M. Synthesis, crystal structures, and ion–exchange properties of a novel porous titanosilicate / Poojary D.M., Cahill R.A., Clearfield A. // Chem. Mater. – 1994. – Vol. 6, № 12. – P. 2364–2368.

167. Poojary D.M. Structural studies on the ion–exchanged phases of a porous titanosilicate, Na2Ti2O3SiO4·2H2O / Poojary D.M., Bortun A.I., Bortun L.N., Clearfield A. // Inorg. Chem. – 1996. – Vol. 35, № 21. – P. 6131–6139.

168. Пат. 76886 України, МПК C01B 33/20, 39/00. Спосіб одержання титансилікатного іонообмінника / Мелешевич С.І., Калинчук В.Г., Каніболоцький В.А., Шенк Н.І., Стрелко В.В., Псарьова Т.С., Закутевський О.І. ; заявник та власник патенту Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України. – № 20041210609 ; заявл. 23.12.04 ; опубл. 15.09.06, Бюл. № 9.

169. Кузин И.А. Окисление активных углей азотной кислотой / Кузин И.А., Страшко Б.К., Мироненко В.М. [и др.] // Ионный обмен и иониты. – Л. : Наука, 1970. – С. 178–181.

170. Нефёдов В.И. Рентгеновская спектроскопия химических соединений / Нефёдов В.И. – М. : Химия, 1984. – 256 с.

171. Penn D.R. Quantitative chemical analysis 1s by ECSA / Penn D.R. // J. Electron Spectrosc. Relat. Phenom. – 1976. – Vol. 9, № 1. – P. 29–40.

172. Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции : учеб. пособие для институтов / Айвазов Б.В. – М. : Высшая школа, 1973. – 208 с.

173. Нечаев Е.А. Адсорбция метиленового голубого на ряде окислов / Нечаев Е.А., Смирнова Л.М. // Коллоид. журн. – 1977. – Т. 39, № 1. – С. 186–189.

174. Упор Э. Фотометрические методы определения следов неорганических веществ / Упор Э., Мохаи М., Новак Д. – М. : Мир, 1985. – 359 с.

175. Ho Y.S. The kinetics of sorption of divalent metal ions onto sphagnum moss pear / Ho Y.S., McKey G. // Water Res. – 2000. – Vol. 34, № 9. – P. 735–742.

176. Ho Y.S. Pseudo–second order model for sorption process / Ho Y.S., McKay G. // Process Biochem. – 1999. – Vol. 34, № 4. – P. 451–465.

177. Ч. Амфлет. Неорганические иониты / Амфлет Ч. – М. : Мир, 1966. – 124 с.

178. Плетнев Р.Н. Гидратированные оксиды элементов IV и V групп / ред. Егоров Ю.В. – М. : Наука, 1986. – 160 с.

179. Б.П. Никольский. Иониты в химической технологии / ред. акад. Б.П. Никольский и чл.–корр. АН СССР П.Г. Романков. – Л. : Химия, 1982. – 416 с.

180. Самарцева А.Г. Изучение адсорбции урана на полированной платине / Самарцева А.Г. – Радиохимия. – Т. 7, № 2. – 1964. – С. 230–237.

181. Ю.А. Кокотов. Равновесие и кинетика ионного обмена / Ю.А. Кокотов, В.А. Пасечник. – Л. : Химия, 1970. – 336 с.

182. Квашенко А.П. Влияние природы аниона соли на сорбцию катионов двухзарядных металлов аморфными фосфатами титана и циркония / Квашенко А.П., Бортун А.И., Хрящевский В.Н. // Укр. хим. журн. – 1991. – Т. 57, № 10. – С. 1070–1073.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html