## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

«Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

На правах рукопису

Скокова Альона Олексіївна

УДК 69.059:699.86

РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ РОБІТ ІЗ ВІДНОВЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ БУДИНКІВ З ОПОРЯДЖЕННЯМ

ТОНКОШАРОВИМИ ШТУКАТУРКАМИ

05.23.08 – технологія та організація

промислового та цивільного будівництва

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

Науковий керівник

Шаленний Василь Тимофійович

доктор технічних наук, професор

Дніпропетровськ – 2012

ЗМІСТ

|  |  | стор. |
| --- | --- | --- |
|  | Вступ | 6 |
|  | РОЗДІЛ 1 СТАН ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗОВНІШНЬОГО УТЕПЛЕННЯ І ВІДНОВЛЕННЯ ФАСАДІВ БУДИНКІВ. НАУКОВА ГІПОТЕЗА, МЕТА ТА ЗАДАЧІ ДОСЛІДЖЕННЯ | 11 |
| 1.1 | Актуальність проведення робіт із влаштування та відновлення властивостей фасадної теплоізоляції з опорядженням тонкошаровими штукатурками в Україні | 11 |
| 1.2 | Науково-технічні досягнення в технології відновлення властивостей фасадної теплоізоляції з опорядженням тонкошаровими штукатурками | 17 |
| 1.3 | Аналіз сучасних методів досліджень для обґрунтування та вибору доцільних організаційно-технологічних рішень з виконання відновлювальних робіт | 25 |
| 1.4 | Наукова гіпотеза, мета, задачі та шляхи їх вирішення | 31 |
|  | РОЗДІЛ 2 ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ВІДМОВ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З ЦИМ ВИТРАТ РЕСУРСІВ НА ВІДНОВЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ЗОВНІШНЬОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ | 34 |
| 2.1 | Методика дослідження факторів, що впливають на ефективність влаштування та відновлення властивостей фасадної теплоізоляції будинків | 34 |
| 2.2 | Проведення розрахунків витрат ресурсів на виконання робіт з відновлення властивостей фасадних систем з тонкошаровими штукатурками | 39 |
| 2.3 | Дослідження витрат ресурсів на відновлення властивостей теплоізоляції та опорядження у взаємозв'язку зі ступенем пошкоджень та можливими технологіями виконання цих робіт | 43 |
| 2.3.1 | Дослідження витрат ресурсів на відновлювальні роботи залежно від типу підмощування, що використовується | 47 |
| 2.3.2 | Дослідження витрат ресурсів на відновлювальні роботи залежно від будівлі-представника, на якому виконуються роботи | 50 |
|  | Висновки по розділу 2 | 52 |
|  | РОЗДІЛ 3 МЕТОДИКА ПРОЕКТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ РОБІТ З ВІДНОВЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ З ТОНКОШАРОМИМИ ШТУКАТУРКАМИ | 54 |
| 3.1 | Обґрунтування показників технологічності архітектурно- об'ємно-планувальних рішень будівель, що впливають на вибір та ефективність можливих технологій виконання відновлювальних робіт | 54 |
| 3.2 | Залежності показників технологічності робіт із відновлення фасадів будівель від діагностованого ступеню їх пошкоджень та використання можливих засобів підмощування | 76 |
| 3.2.1 | Собівартість виконання відновлювальних робіт | 76 |
| 3.2.2 | Трудомісткість виконання робіт | 79 |
| 3.3 | Розробка методики вибору та проектування доцільної технології та організації виконання робіт із відновлення теплозахисних та декоративних властивостей фасадів будинків | 82 |
|  | Висновки по розділу 3 | 88 |
|  | РОЗДІЛ 4 РОЗРОБКА ТА ВПРОВАДЖЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ЩОДО ВИБОРУ ДОЦІЛЬНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ВІДНОВЛЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФАСАДНОЇ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ З ОЦІНКОЮ ЕФЕКТИВНОСТІ РОЗРОБОК | 90 |
| 4.1 | Розробка і впровадження прикладної програми для техніко-економічних розрахунків за можливими варіантами технології виконання робіт, вимогами інвестора та підрядної організації | 90 |
| 4.2 | Основні положення розробленого та затвердженого “Технологічного регламенту на виконання робіт з відновлення властивостей фасадної теплоізоляції з опорядженням легкою штукатуркою на основі матеріалів торгової марки “Ceresit” | 93 |
| 4.3 | Конструктивно-технологічні пропозиції щодо підвищення надійності та економічності довготривалої експлуатації систем зовнішньої теплоізоляції будинків | 95 |
| 4.3.1 | Спосіб улаштування зовнішньої теплоізоляції будинку [64] | 95 |
| 4.3.2 | Спосіб улаштування зовнішньої теплоізоляції будинку [65] | 96 |
| 4.3.3 | Спосіб відновлення зовнішньої теплоізоляції будинку, МПК7 кл. E04B1/76 | 97 |
| 4.3.4 | Спосіб відновлення зовнішньої теплоізоляції будинку, МПК7 кл. E04B1/76 | 99 |
| 4.3.5 | Вантажопідйомний пристрій для виконання ремонтних і оздоблювальних робіт [63] | 99 |
| 4.3.6 | Вантажопідйомний пристрій для виконання ремонтних і оздоблювальних робіт [66] | 101 |
| 4.4 | Результати впровадження розробок у практику проектування будівництва | 103 |
|  | Висновки по розділу 4 | 103 |
|  | ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ | 105 |
|  | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ | 108 |
|  | ДОДАТОК А. Об'єкти-представники будівництва, що обрані для участі в обчислювальному експерименті | 125 |
|  | ДОДАТОК Б. Архітектурно-планувальні ескізи об'єктів будівництва, що обрані для участі в експерименті | 128 |
|  | ДОДАТОК В. Архітектурно-планувальні характеристики об'єктів будівництва, що обрані для участі в обчислювальному експерименті | 132 |
|  | ДОДАТОК Г. Системи утеплення, що розглядаються як можливі для утеплення будівель-представників, які беруть участь в обчислювальному експерименті | 133 |
|  | ДОДАТОК Д. Засоби підмощування, що брали участь в експерименті як можливі | 138 |
|  | ДОДАТОК Е. Матриця обчислювального експерименту | 140 |
|  | ДОДАТОК Ж. Акт впровадження результатів дослідження | 149 |
|  | ДОДАТОК И. Розрахунок економічного ефекту впровадження методики вибору та проектування доцільної технології та організації виконання робіт із відновлення теплозахисних та декоративних властивостей фасадів будинків | 150 |
|  | ДОДАТОК К. Довідка про впровадження результатів дослідження | 151 |

ВСТУП

Актуальність теми. Енерго- і ресурсозбереження – генеральний напрям технічної політики в галузі будівництва в усьому світі. В енергозбереженні надають велике значення підвищенню теплозахисту огороджувальних конструкцій будівель.

В Україні щорічно на опалення будівель витрачається 70 – 75 млн. т умовного палива, що становить близько 30 % загального споживання енергоресурсів. У розрахунку на 1 м2 опалюваної площі це приблизно в два рази більше ніж у розвинених країнах світу зі схожим кліматом.

У сучасній практиці будівництва найчастіше застосовуються конструкції з фасадною теплоізоляцією та подальшим опорядженням штукатуркою. Частка влаштування теплоізоляції такої конструкції становить в Україні понад 50 % від обсягів робіт у цілому.

Тривала експлуатація раніше влаштованих теплоізоляційних систем напевне призведе до їх ушкоджень, а тому настане час невідкладного виконання їх відновлення. Воно можливе як із збільшенням термічного опору відповідно до зростаючих нормативних вимог, так і на попередньому необхідному рівні. Тому питання щодо підвищення ефективності технології та організації виконання робіт із відновлення властивостей фасадної теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою є досить актуальним.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація виконувалася відповідно до Закону України «Про енергозбереження» в межах науково-дослідних робіт, які проводяться на кафедрі технології будівельного виробництва ДВНЗ «ПДАБА»: «Удосконалення та розробка нових технологій виробництва будівельно-монтажних робіт із урахуванням умов реконструкції промислових та цивільних будівель і споруд» (державний реєстраційний № 0111U6477) та «Розробка нових технологій і технічних засобів для влаштування прорізів у несучих стінах при модернізації цивільних будинків із їх переплануванням та збільшенням корисної площі» (державний реєстраційний № 0109U001402). У роботах автор брала участь як виконавець.

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є підвищення ефективності виконання робіт із відновлення властивостей фасадних систем теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою.

Поставлена мета визначила ряд більш конкретних задач дослідження :

- проаналізувати вітчизняний та зарубіжний досвід виконання ремонтних робіт із теплоізоляції будинків, а також наукові розробки, які є методологічною основою оцінки технологічності проектно-конструктивних вирішень із формуванням наукової гіпотези;

- змоделювати прогнозовані показники вартості та трудомісткості проведення відновлювальних робіт на об'єктах цивільного будівництва, що утеплюються відомими фасадними штукатурними системами зовнішньої теплоізоляції;

- установити та проаналізувати фактори, які впливають на кінцеві техніко-економічні показники технології виконання робіт із відновлення властивостей фасадної теплоізоляції будинків;

- розробити методику вибору доцільної технології й організації відновлювальних робіт; визначити алгоритм розрахунку очікуваних ТЕП проведення ремонтних робіт із метою їхнього раціоналізації для конкретних цивільних об'єктів та з урахуванням їх стану та можливостей виконавців;

- внести пропозиції щодо вдосконалення технологій відновлення властивостей зовнішньої теплоізоляції та розробити типові технологічні карти щодо виконання відновлювальних робіт; оцінити техніко-економічну ефективність впровадження результатів роботи.

Об'єкт дослідження – технології відновлення властивостей фасадної теплоізоляції з опорядженням тонкошаровою штукатуркою.

Предмет дослідження – організаційно-технологічні показники ефективності виконання робіт із відновлення теплоізоляційних та декоративних властивостей фасадної теплоізоляції з опорядженням тонкошаровою штукатуркою.

Методи дослідження : загальна теорія систем, системно-структурний аналіз, декомпозиція та синтез, імітаційне моделювання та обчислювальний експеримент – для дослідження трудомісткості та собівартості відновлювальних робіт; кореляційний та регресійний аналіз – для статистичної обробки даних; математичне моделювання – для прогнозування ТЕП технологій відновлення властивостей фасадних систем; оптимізація та теорія прийняття рішень – для прийняття раціональних вирішень щодо відновлення теплозберігаючих і декоративних функцій фасадних систем; аналіз та синтез – для розробки пропозицій щодо удосконалення технологій відновлення властивостей зовнішньої теплоізоляції.

Наукова новизна одержаних результатів :

- вперше встановлено залежність техніко-економічних показників технології виконання робіт із відновлення властивостей фасадної теплоізоляції з опорядженням тонкошаровими штукатурками на об'єктах цивільного будівництва від ступеня їх ушкодження, характеристик їхніх фасадів та використаних засобів підмощування;

- вперше одержано математичні рівняння регресії для прогнозування вартості та трудомісткості виконання робіт із відновлення властивостей фасадної теплоізоляції з опорядженням тонкошаровими штукатурками;

- дістало подальшого розвитку обґрунтування доцільних напрямів і розробка організаційно-технологічних вирішень із відновлення фасадної теплоізоляції з метою продовження життєвого циклу будинків із одночасним підвищенням безпеки виконання ремонтних заходів.

Практичне значення одержаних результатів :

- науково обґрунтовано методику вибору раціональної технології і організації робіт із відновлення властивостей фасадної теплоізоляції цивільних будинків;

- розроблено прикладний програмний продукт у середовищі електронних таблиць MS Exсel для прогнозування вартості, трудомісткості та тривалості виконання робіт із відновлення властивостей теплоізоляції будинків, що можуть бути використані під час прийняття рішень на стадії розробки проектів організації будівництва, проектів виконання робіт та під час підготовки відповідних інвестиційних проектів;

- обґрунтовано, розроблено та запатентовано нові конструктивно-технологічні рішення щодо удосконалення конструкції збірної системи теплоізоляції з метою продовження терміну їх експлуатації, а також пропозиції щодо вдосконалення технології проведення ремонтних робіт із оцінкою ефективності.

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійним дослідженням автора. В опублікованих у співавторстві роботах проаналізовано сучасний стан проблеми [78, 79, 91, 92], обґрунтовано і розроблено методику досліджень [82, 86, 89], встановлено закономірності впливу факторів технічного стану ушкодженої теплоізоляції та загальних характеристик об'єктів реконструкції на  ТЕП відновлювальних робіт [85, 88, 94], розроблено методику вибору можливих варіантів технології та організації робіт із відновлення ушкодженої теплоізоляції з опорядженням тонкошаровими штукатурками [83, 90]. У запатентованих конструктивно-технологічних розробках автора внесені пропозиції, що стосуються конструкції систем утеплення та обладнання для їх влаштування  [63 – 66, 70].

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень доповідалися й одержали позитивну оцінку на наукових семінарах і засіданнях кафедри технології будівельного виробництва ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (2009 – 2012 рр.), на науково-практичній конференції «Безопасность жизнедеятельности в XXI веке – Качество жилой среды 2009» (м. Дніпропетровськ, 2009 р.), на міжвузівській науково-практичній конференції молодих вчених «Наука і техніка: перспективи XXI століття» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.), на міжнародному семінарі Всесвітнього агентства франкомовних університетів AUF «Maitrise des outils de recherche et d’accès à la documentation scientifique» (м. Дніпропетровськ, 2010 р.), на міжнародних науково-практичних конференціях «Стародубовські читання» (м. Дніпропетровськ, 2010 р., 2012 р.) на міжнародних науково-практичних конференціях «Ефективні організаційно-технологічні рішення та енергозберігаючі технології в будівництві» (м. Харків, 2010 р., 2011 р.); на міжнародних науково-практичних конференціях «Інноваційні технології життєвого циклу об’єктів житлового, цивільного, промислового і транспортного призначення» (м. Алушта, 2010 р. та с.м.т. Гаспра, 2011 р.), на міжнародних конференціях «Теоретичні основи будівництва» (м. Варшава, 2011р. та м. Дніпропетровськ, 2012 р.), на Щорічних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького складу, аспірантів та студентів Національної академії природоохоронного та курортного будівництва (м. Сімферополь, 2011 р., 2012 р.), на конкурсі на кращу наукову розробку серед студентів, молодих спеціалістів та аспірантів вищих навчальних закладів м. Дніпропетровська «Інтелект – Творчість – Успіх» (м. Дніпропетровськ, 2011 р.).

Публікації. Результати досліджень висвітлені в 13 статтях у наукових фахових виданнях та 5 патентах України на корисні моделі.

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, чотирьох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел та 9 додатків.

Загальний обсяг дисертації – 151 сторінка, основний текст викладений на 107 сторінках. Дисертація містить 12 таблиць і 23 рисунки, 9 додатків на 27 сторінках. Список використаних джерел складається зі 140 найменувань.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

Науково-кваліфікаційна робота містить нове вирішення актуального науково-прикладного завдання підвищення ефективності виконання робіт із відновлення властивостей фасадних систем теплоізоляції з тонкошаровою штукатуркою громадських будинків, що знайшло відображення у наступному:

- На основі аналізу першоджерел і практики теплоізоляційних та опоряджувальних робіт висунуте припущення, що взаємозв’язки результуючих показників технологічності і технологій відновлення властивостей фасадних систем теплоізоляції з опорядженням тонкошаровою штукатуркою досі малодосліджені. Отримавши, а потім і використовуючи ці взаємозв’язки, можна прийняти більш ефективні проектно-технологічні рішення, які забезпечать, за їхнього використання, соціально-економічний ефект.

- У результаті обчислювального експерименту підтверджено висунуту гіпотезу про непропорційне зростання вартості робіт із відновлення теплоізоляції відносно відсотка її ушкодження. Встановлені та проаналізовані фактори, що впливають на техніко-економічні показники технології виконання робіт із відновлення властивостей фасадної теплоізоляції будинків.

За показниками собівартості та трудомісткості відновленої поверхні фасаду вибірковий ремонт окремих ушкоджень із подальшим суцільним опорядженням доцільно виконувати при діагностуванні їх не більше ніж на 10 % площі фасаду незалежно від можливості використання того чи іншого засобу підмощування. За умов збільшення кількості пошкоджень, відбувається стрімке здорожчання та підвищуються трудовитрати відновлювальних робіт у розрахунку на 1 м2 теплоізоляції. За наявності на площі фасаду понад 80 % дефектів доцільно провести демонтаж усієї теплоізоляції і влаштувати нову систему (як 100 % ушкодження).

Одержані результати слід враховувати перед прийняттям рішення щодо ремонту чи заміни всієї існуючої системи теплоізоляції, а також задля зменшення ступеня невизначеності під час вибору технологічно можливих варіантів ліквідації ушкоджень для подовження життєвого циклу будівель.

- З’ясовано, що найбільш суттєво на зміну вартості ремонту впливає зміна відсотка ушкодження теплоізоляції від її загальної площі, за умови одночасної незмінності інших факторних ознак, а саме: зміна відсотка ушкодження теплоізоляції на 1 % веде до збільшення вартості ремонту на 28,26 – 28,68 грн./м2, тобто на 5 – 7,5 % від середнього значення. Зміна відсотку ушкодження теплоізоляції на 1 %, за умови одночасної незмінності інших факторних ознак, веде до збільшення трудомісткості виконання ремонту на 0,1116 – 0,134 люд.-год./м2.

- Установлено, що з метою економії коштів більш доцільним буде рекомендація застосування таких засобів підмощування, як: вежі-тури, риштування, підйомники типу «люлька», механічні підйомники. Для більш швидкого та менш витратного за трудомісткістю ремонту ефективним буде використання підйомників типу «люлька», ножичних підйомників, автовеж та промислового альпінізму. Найбільш ефективними засобами підмощування як за критерієм вартості, так і трудомісткості є ножичний підйомник та підйомники типу «люлька».

- На основі отриманих результатів запропоновано методику, що дає можливість обрати доцільну технологію проведення робіт з улаштування або відновлення властивостей фасадної теплоізоляції з опорядженням тонкошаровими штукатурками залежно від ступеня пошкодження теплоізоляції й архітектурно-планувальних характеристик будівлі, сезонності проведення робіт, характеристик будівельного майданчика та організаційно-технологічних можливостей підрядних організацій.

- У складі методики розроблено прикладний програмний продукт для розрахунку прогнозованих техніко-економічних показників робіт: вартості, трудомісткості і тривалості. Цей програмний продукт дасть можливість проводити розрахунок для об’єктів цивільного будівництва, архітектурно-об’ємно-планувальні параметри яких будуть відрізнятися від параметрів, що увійшли в модель регресії, не більше ніж на 15 %. У такий спосіб можна обґрунтувати економічну ефективність виконання робіт у прийнятні для інвестора чи замовника терміни.

- Внесено науково обґрунтовані пропозиції, що стосуються конструкції систем утеплення та обладнання для їх влаштування. Більшість пропозицій мають правовий захист в Україні у вигляді п’яти патентів на корисні моделі.

- Впроваджено результати досліджень у практику будівництва, що підтвердило їх економічну ефективність та практичну доцільність. Загальний економічний ефект від упровадження результатів у виробництво становить 112 тис. грн.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Здания и сооружения. Метод тепловизионного контроля качества теплоизоляции ограждающих конструкций : ГОСТ 26629-85. – М. : Госстрой ССР, 1985. – 14 с.

- Инструкция по определению экономической эффективности использования в строительстве новой техники, изобретений и рационализаторских предложений : СН 509-78. – М. : Стройиздат, 1979. – 65 с.

- Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням штукатурками. Загальні технічні умови : ДСТУ Б В.2.6-36:2008. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 36 с. – (Національний стандарт України).

- Конструкції будинків та споруд. Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації : ДБН В.2.6-33:2008. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. – 23 с. – (Державні будівельні норми України).

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов (Вторая редакция) / М-тво экономики РФ, м-тво финанс. РФ, ГК по строит., архит. и жил. политике: рук. авт. кол. В. В. Коссов, В. Н. Лившиц, А. Г. Шахназаров – М.: ОАО “НПО” Издательство “Экономика”, 2000. – 421 с.

- Навантаження і впливи : ДБН В.1.2-2:2006. – К. : Мінбуд України, 2006. – 75 с. – (Державні будівельні норми України).

- Облицювання поверхонь та інші оздоблювальні роботи. Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Збірник 15 : ДСТУ Б Д.2.2-6:2008. – Офіц. вид. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 42 с. – (Національний стандарт України).

- Плотничные и столярне работы в зданиях и сооружениях. Единые нормы и расценки на строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник Е6. – М. : Стройиздат, 1986. – 57 с.

- Реконструкция и  модернизация  жилых  зданий  первых массовых серий типовых проектов : методические рекомендации. – М. : ЦНИИЭПжилища, 1988. – 51 с.

- Система скріпленої зовнішньої теплоізоляції будівель і споруд «Ceresit» : Посібник з проектування, улаштування та експлуатації системи до СНиП 3.03.01–87 «Несущие и ограждающие конструкции» / Є. К. Карапузов, В. Г. Соха, А. Н. Величко, О. М. Лівінський, Б. С. Дамаскін, М. Ф. Друкований. – 2-ге вид., доповн. і перобл. – К. : МП Леся, 2009. – 238с.

- Строительная климатология и геофизика : СНиП 2.01.01-82. – М. : Госстрой СССР, 1982. – 112 с.

- Теплова ізоляція будівель : ДБН В.2.6-31:2006. – К. : Мінбуд України, 2006. – 68 с. – (Державні будівельні норми України).

- Александров А. В. Декоративно-защитные штукатурки для систем утепления с тонким наружным штукатурным слоем / А. В. Александров // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – 2008.  – № 9. – С. 34 – 35.

- Александров А. В. Стеклосетка для штукатурных систем утепления / А. В. Александров // Лучшие фасады и кровли. – 2008. – № 3 (19). – С. 2 – 4.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2004. – №6 (36). – С. 140 – 144.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2004. – №7 (37). – С. 118 – 122.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2004. – №8 (38). – С. 106 – 108.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2005. – №2 (40). – С. 128 – 131.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2005. – №3 (41). – С. 106 – 110.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2005. – №4 (42). – С. 150 – 154.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2005. – №5 (43). – С. 132 – 134.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2005. – №6 (44). – С. 150 – 152.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2006. – №1 (47). – С. 160 – 163.

- Алехин С. В. Типология дефектов систем теплоизоляции "мокрого" типа / С. В. Алехин, А. В. Новиков // Стройпрофиль. – 2006. – №5 (51). – С. 150 – 155.

- Алехин С. В. Лабораторные исследования стойкости фасадных систем "мокрого" типа к температуно-влажностным воздействиям : [Электронный ресурс] / И. В. Бессонов, С. В. Алехин – Режим доступа: http://www.centre-fasade.ru/soprov/niisf-analizplit/niisf-analizplit-05.htm.

- Афанасьев А. А. Реконструкция жилых зданий методом встроенных строительных систем / А. А. Афанасьев, Е. П. Матвеев // Известия вузов. Строительство. – 1997. – № 9. – C. 4 – 9.

- Белоконь А. И. Исследование экономической эффективности капитальных вложений в усиление резервуаров стальными бандажами / А. И. Белоконь, И. С. Дмитренко, Л. Ю. Дьяченко // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2004. – №10. –С. 18 – 25.

- Булгаков С. Н. Реконструкция жилых домов первых массовых серий и малоэтажной жилой настройки / С. Н. Булгаков. – М. : ООО «Глобус», 2001. – 248 с.

- Гончаренко Д. Ф. Пошук ефективних рiшень по перебудовi багатоповерхових будiвель / Д. Ф. Гончаренко, О. В. Доброноженко // Будiвництво України. – 1996. – №6. – С. 17 – 20.

- Гурьев В. В. Усталостная прочность пенопластов в ограждающих конструкциях с тонкими облицовками / В. В. Гурьев // Промышленное и гражданское строительство. – М., 2010. – № 2. – С. 11 – 16.

- Гусаков А. А. Организационно-технологическая надежность строительного производства / А. А. Гусаков. – М. : Стройиздат, 1974. – 252 с.

- Гусакова Е. А. Системотехника оранизационо-технологических циклов объектов строительства / Е. А. Гусакова // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века. – М., 2004. – № 12. – С. 54 – 56.

- Гусакова Е. А. Проблемы ликвидационного цикла строительных объектов / Е. А. Гусакова // Промышленное и гражданское строительство. – М., 2004. – № 8. – С. 59 – 61.

- Гусакова Е. А. Системотехника организации жизненного цикла объекта строительства : монография / Е. А. Гусакова. – М. : Фонд «Новое тысячелетие», 2004. – 350 с.

- Джалалов М. Н. Удосконалення організаційно-технологічних рішень влаштування теплоізоляції зовнішніх стін існуючих громадських будівель: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 „Технологія та організація промислового та цивільного будівництва” / М. Н. Джалалов. – Харків, 2012. – 16 с.

- Диагностика и оценка технического состояния строительных конструкций / [А. Н. Березюк, Н. В. Савицкий, Н. Н. Шимон и др.]. – Днепропетровск, 1996. – 176 с.

- Дікарев К. Б. Вибір та обґрунтування технології і організації утеплення та оздоблення будівель при їх модернізації :  автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.08 „Технологія та організація промислового та цивільного будівництва” / К. Б. Дікарев. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.

- Друкованый М.Ф. Армирование грунта при реконструкции зданий и сооружений / М.Ф. Друкованый, Г.И. Черный, В.С. Шокарев // Будiвельнi конструкцiї. – 2001. – Вип. 54. – С. 251 – 259.

- Езерский В. А. Инжиниринг в проектировании дополнительной теплозащиты зданий / В. А. Езерский, П. В. Монастырев, М. В. Монастырева // Качество информационных услуг : Сборник научных трудов по материалам научно-практического семинара. – Тамбов: Изд-во Тамб. Гос. техн. ун-та, 2002. – С. 46 – 51.

- Езерский В. А. Оптимизация параметров тепловой защиты зданий по экономическому критерию / В. А. Езерский, П. В. Монастырев, Р. Ю. Клычников // Промышленное и гражданское строительство. – М., 2010. – № 3. – С. 13 – 16.

- Ершова Н. М. Экономико-математические методы и модели принятия решений в условия определенности, неопределенности и риска : монография / Н. М. Ершова, В. П. Скрипник. – Днепропетровск : ПГАСА, 2011. – 350 с.

- Єсипенко А. Д. Наукові основи забезпечення надійності і безпечної експлуатації будівель та споруд : дис. … доктора техн. наук : 05.23.08 / Єсипенко Алла Дмитрівна. – К., 2007. – 334 с.

- Завадскас Э. К. Многоцелевая селектоновация технологических решений строительного производства : дис. ... доктора техн. наук : 05.23.08 / Завадскас Эдмундас-Казимерас. – Вильнюс, 1986.  – 433 с.

- Ирискулов А. Р. Дефекты, возникающие при проектировании и строительстве фасадов зданий с системами наружного утепления, их классификация и последствия / А. Р. Ирискулов, С. С. Чистоплясов // Стройпрофиль. – 2006. – №6. – С. 32 – 34.

- Карапузов Є. К. Утеплення фасадів : підручник / Є. К. Карапузов, В. Г. Соха. – К. : Вища освіта, 2007. – 319 с.

- Карапузов Є. К. Матеріали і технології в сучасному будівництві : підручник / Є. К. Карапузов, В. Г. Соха, Т. Є. Остапченко. – К. : Вища освіта, 2004. – 416 с.

- Кирнос В. М. Научно-методологические основы организационно-технологического регулирования продолжительности и стоимости реконструкции промышленных предприятий : дис… доктора техн. наук: 05.23.08 / Кирнос Владимир Михайлович. – Харьков, 1994. – 333 с.

- Коваль О. О. Енергоефективність архітектурно-конструктивних систем малоповерхових житлових будівель : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.23.01 „Будівельні конструкції, будівлі та споруди” / О. О. Коваль. – К., 2012. – 25 с.

- Кравчуновська Т. С. Розвиток наукових основ організаційно-технологічного проектування комплексної реконструкції житлової забудови: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. техн. наук : спец. 05.23.08 „Технологія та організація промислового та цивільного будівництва” / Т. С. Кравчуновська. – Дніпропетровськ, 2011. – 33 с.

- Ливинский А. М. Индустриальные технологии и эффективные методы как основа интенсификации отделочных работ в строительстве : автореф. дис. на соискание науч. степени доктора техн. наук : спец. 05.23.08 „Технология и организация промышленного и гражданского строительства” /  А. М. Ливинский. – Ленинград, 1990. – 37 с.

- Матросов Ю. А. Новые государственные нормы Украины "Тепловая изоляция зданий" / Ю. А. Матросов, Г. Г. Фаренюк // Жилищное строительство. – 2007. – № 11. – С. 8 – 12.

- Менейлюк A.И. Показатели, определяющие стойкость навесных вентилируемых фасадов к эксплуатационным воздействиям /  A.И. Менейлюк, А.А. Борисов // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА, 2007. – Вып. 43. – С. 287 – 290.

- Менейлюк А. И. Анализ эффективности применения систем теплоизоляции «Ceresit WM» в натурных условиях / А. И. Менейлюк, В. Г. Соха, И. Н. Бабий // Строительные материалы и изделия. – 2010. – № 2. – С. 27 – 28.

- Металлические конструкций : Состояние и перспективы развития / Под общ. ред. Н. С. Стрелецкого. – М. : Госсстройиздат, 1961. – 334 с.

- Методические рекомендации по оценке инвестиционных проектов и их отбора для финансирования / Под ред. В.П. Шахназарова. – М.: 1994. – 180 с.

- Методичні рекомендації з вибору та впровадження раціональних проектно-технологічних вирішень із влаштування великорозмірних прорізів у стінах при реконструкції будівель / [В. Т. Шаленний, Р. Б. Папірник, О. С. Камєнєв, А. О.Скокова, П. Є. Уваров]. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – 28 с.

- Монастырев П. В. Индустриальные технологии повышения теплозащиты жилых зданий : учебное пособие / П. В. Монастырев. – М. : Издательство АСВ, 2004. – 119 с.

- Олейник П. П. Организация строительства : Концептуальные основы, модели и методы, информационно-инженерные системы / П. П. Олейник. – М. : Профиздат, 2001. – 408 с.

- Охорона праці, технічна та пожежна безпека будівництва і реконструкції об’єктів : підручник / [О. М. Лівінський, А. Д. Єсипенко, В. Т. Шаленний та ін.]. – Київ : МП Леся, 2012. – 440 с.

- Павлов І. Д. Системотехнiчнi основи вироблення оптимальних органiзацiйно-технологiчних рiшень будiвельного виробництва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.02.21 „Організація виробництва (будівництва)” / І. Д. Павлов. – Харкiв, 1997. – 47 с.

- Пат. 2117126 Российская Федерация, МПК7 Е 04 G 21/14, Е 04 G 3/16. Устройство для транспортировки грузов / А. Х. Теплицкий, В. В. Пазин, А. Л. Бродский; заявитель и патентообладатель АО «Спецстрой». –  № 96119850/03; заявл. 02.10.1996; опубл. 10.08.1998. Бюл. № 22.

- Пат. 28534 Україна, МПК Е 04 G 3/10. Вантажопідйомний пристрій для виконання ремонтних і оздоблювальних робіт / Л. А. Хмара, І. А. Соколов, А. Ф. Шевченко; № 97062876; заявл. 18.06.1997; опубл. 16.10.2000. Бюл. № 5.

- Пат. 66255 Україна, МПК7 Е 04 G 3/00. Вантажопідйомний пристрій для виконання ремонтних та оздоблювальних робіт / В. Т. Шаленний, К. Б. Дікарев, О. І. Скоков, А. О. Скокова, І. В. Дорохін; заявник та патентовласник ДВНЗ «ПДАБА». – № u201107777; заявл. 20.06.2011; опубл. 26.12.2011. Бюл. № 24.

- Пат. 66907 Україна, МПК7 Е 04 В 1/76. Спосіб улаштування зовнішньої теплоізоляції будинку / В. Т. Шаленний, П. І. Несевря, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова; заявник та патентовласник ДВНЗ «ПДАБА». – № u201107741; заявл. 20.06.2011; опубл. 25.01.2012. Бюл. № 2.

- Пат. 69089, Україна, МПК7 Е 04 В 1/76. Спосіб улаштування зовнішньої теплоізоляції будинку / В. Т. Шаленний, А. М. Березюк, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова, К. О. Тараненко; заявник та патентовласник ДВНЗ «ПДАБА». – № u201109823; заявл. 08.08.2011; опубл. 25.04.2012. Бюл. № 8.

- Пат. 72687 Україна, МПК7 Е 04 G 3/10. Вантажопідйомний пристрій для виконання ремонтних та оздоблювальних робіт / А. М. Березюк, В. Т. Шаленний, Р. Б. Папірник, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова, К. О. Замєсова, І. В. Дорохін; заявник та патентовласник ДВНЗ «ПДАБА». – № u201201781, заявл. 17.02.2012; опубл. 27.08.2012. Бюл. № 16.

- Пилипчук М. І. Основи наукових досліджень : підручник / М. І. Пилипчук, А. С. Григор'єв, В. В. Шостак. – К. : Знання, 2007. – 270 с.

- Пінчук С. Й. Організація експерименту при моделюванні та оптимізації технічних систем : навчальний посібник / С. Й. Пінчук. – Дніпропетровськ : Дніпро-VAL, 2009. – 289 с.

- Реконструкція промислових та цивільних будівель : учеб. для строит. вузов / [А. М. Березюк, В. Т. Шаленний, К. Б. Дікарев, О. О. Кириченко]. – Дніпропетровськ : ТОВ «ЕНЕМ», 2010. – 184 с.

- Рішення про видачу деклараційного патенту на корисну модель № u201203596 МПК7 Е 04 G 3/00. Спосіб зовнішнього утеплення стінового огородження / А. М. Березюк, В. Т. Шаленний, І. Ф. Огданський, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова, К. О. Замєсова, Л. В. Міргородська.

- Савйовский В. В. Дефекты теплоизоляции существующих зданий и пути их устранения / В. В. Савйовский, М. Н. Джалалов // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вып. 57. – С. 102 – 106.

- Савйовский В. В. Техническая диагностика строительных  конструкций зданий / В. В. Савйовский. – Х. : Издательство  «ФОРТ», 2008 г. – 552 с.

- Савйовский В. В. Технология реконструкции / В. В. Савйовский. – Х. : Основа, 1997. – 256 с.

- Савйовский В. В. Устройство тепло-, гидроизоляции покрытия здания напыляемым пенополиуретаном / В. В. Савйовский, А. В. Палагута, А. В. Савйовский // Будівництво України. – 2011. – №5. – С. 16 – 18.

- Савйовский В. В. Энергоаудит и термомодернизация зданий / В. В. Савйовский, М. Н. Джалалов, А. В. Савйовский [та ін.] // Будівництво України. –  2010. – № 6. – С. 3 – 7.

- Савйовський В. В. Методологічні принципи організаційно-технологічного проектування реконструкції цивільних будівель: дис. … доктора техн. наук : 05.23.08 / Савйовський Володимир Вікторович. – Харків, 2010. – 334 с.

- Савйовський В. В. Теплоізоляція житлових будівель при реконструкції / В. В. Савйовский // Будівництво України. – 1999. – № 2. – С. 23 – 24.

- Скокова А. А. Влияние прогнозируемого срока службы на технико-экономические показатели наружного утепления и отделки зданий / В. Т. Шаленный, К. Б. Дикарев, А. А. Скокова, С. Н. Токарь // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА, 2008. – Вып. 46. – С. 16 – 20.

- Скокова А. А. Восстановление теплозащитных свойств наружных стен как путь продления жизненного цикла гражданских зданий / В. Т. Шаленный, Р. Б. Папирнык, А. А. Скокова // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 58. – С. 203 – 207.

- Скокова А. А. К вопросу технологичности современных конструкций скрепленной наружной теплоизоляции и отделки / В. Т. Шаленный, Г. С. Нижниковский, Р. Б. Папирнык, К. Б. Дикарев, А. А. Скокова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА, 2010. – Вып. 55. – C. 8 – 12.

- Скокова А. А. Учет возможности использования материалов и комплектующих отечественного производства для совершенствования систем утепления и отделки / В. Т. Шаленный, Г. С. Нижниковский, К. Б. Дикарев, А. А. Скокова, А. А. Чикун // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Днепропетровск : ПГАСА, 2007. – № 10. – C. 45 – 51.

- Скокова А. А. Факторы, влияющие на срок эксплуатации конструкции внешних стен с фасадной теплоизоляцией и отделкой легкой штукатуркой / В. Т. Шаленный, П. И. Несевря, К. Б. Дикарев, А. А. Скокова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск: ПГАСА, 2010. – Вып. № 56. – C. 593 – 597.

- Скокова А. О. Вибір доцільної технології відновлення властивостей зовнішніх систем теплоізоляції з опорядженням штукатурками / В. Т. Шаленний, А. О. Скокова // Будівництво України. – 2012. – № 4. – С. 2 – 7.

- Скокова А. О. Вибір та розвиток доцільної технології відновлення властивостей фасадних систем теплоізоляції будинків із опорядженням легкою штукатуркою / В. Т. Шаленний, А. О. Скокова // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь : НАПКС, 2012. – Вып. № 42. – С. 81 – 90.

- Скокова А. О. Визначення кореляційної залежності між організаційно-технологічними параметрами відновлення теплоізоляції фасадів будівель / В. Т. Шаленний, А. М. Березюк, П. І. Несевря, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова // Theoretical foundations of Civil Engineering. – Warsaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2012. – Вип. 20. – С. 501 – 508.

- Скокова А. О. Вихідні дані та методика дослідження ресурсів на відновлення фасадної теплоізоляції будинків із опорядженням легкою штукатуркою / В. Т. Шаленний, А. О. Скокова, П. І. Несевря // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. – Рівне : НУВГП, 2011. – Вип.21. – С. 625 – 633.

- Скокова А. О. Вплив ступеню ушкодження зовнішньої теплоізоляційної системи Ceresit на вартість робіт по її відновленню / В. Т. Шаленний, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова // Науковий вісник будівництва. – Харків : ХДТУБА, ХОТВ АБУ. – 2011. – Вып. 64. – С. 166 – 173.

- Скокова А. О. Вплив ступеню ушкодження зовнішньої теплоізоляційної системи Ceresit на вартість робіт по її відновленню / В. Т. Шаленний, А. О. Скокова, Є. Г. Галич, М. А. Долотій, В. Г. Соха, Є. К. Карапузов // MOTROL. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. – Symferopol – Lublin, 2011.Volume 13С. – С. 68 – 79.

- Скокова А. О. Методика дослідження очікуваних витрат на відновлення фасадної теплоізоляції будинків з опорядженням легкою штукатуркою / В. Т. Шаленний, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова // MOTROL. Motoryzacja i energetyka rolnictwa. – Symferopol – Lublin, 2010.Volume 12D. – С. 101 – 109.

- Скокова А. О. Методична послідовність вибору можливих варіантів технології та організації робіт з улаштування і відновлення теплоізоляції з легкими штукатурками / А. М. Березюк, В. Т. Шаленний, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА, 2012. – Вып. 64. – C. 340 – 344.

- Скокова А. О. Напрямки удосконалення сучасних технологій, матеріалів і обладнання із врахуванням енергетичних витрат та умов праці будівельних робітників / В. Т. Шаленний, Р. Б. Папірник, В. А. Шаломов, К. Б. Дікарев, Л. В. Кислиця, А. О. Скокова, О. А. Біцоєва, І. Л. Грузинський // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА. – 2010. – Вып. 52. – С. 127 – 131.

- Скокова А. О. Огляд та порівняння різних систем фасадної теплоізоляції з легкою штукатуркою за показником вартості / А. М. Березюк, В. Т. Шаленний, Г. С. Ніжніковський, А. О. Скокова // Theoretical foundations of Civil Engineering. – Warsaw : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2011. – Вип. 19.– С. 339 – 344.

- Скокова А. О. Результати дослідження вартості робіт з відновлення теплоізоляційної системи Ceresit в залежності від діагностованого пошкодження / В. Т. Шаленний, П. І. Несевря, К. Б. Дікарев, А. О. Скокова // Строительство, материаловедение, машиностроение. – Днепропетровск : ПГАСА, 2011. – Вып. 61. – С. 498 – 504.

- Скокова А. О. Результати кореляційно-регресійного аналізу впливу архітектурно-планувальних властивостей і ушкоджень фасадів на вартість та трудомісткість робіт з відновлення їх зовнішньої теплоізоляції і опорядження / В. Т. Шаленний, А. О. Скокова // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь : НАПКС, 2012. – Вып. № 42. – С. 90 – 97.

- Скокова А. О. Isolation des façades des bâtiments par extérieur – moyen primordial de réduction de la consommation d’énergie dans le domaine de génie / А. О. Скокова // Наука і техніка: перспективи XXI століття : міжвузівська наук.-практич. конф. молодих вчених, 11 березня 2010 р.: тези доп. – Дніпропетровськ : ПДАБтаА, ІБФО, 2010. – С. 58 – 61.

- Снісаренко В. І. Наукові основи та методи вдосконалення технологій будівництва заглиблених в ґрунті споруд і конструкцій : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.23.08 „Технология и организация промышленного и гражданского строительства”, 05.23.02 „Основи і фундаменти” / В. І. Снісаренко – К., 1994. – 49 с.

- Современные фасадные системы / [А. И. Менейлюк, В. С. Дорофеев, Л. Э. Лукашенко та ін.]. – К. : Освіта України, 2008. – 340 с.

- Соха В. Г. Влияние климатических факторов на свойства систем теплоизоляции «Ceresit VWS», исследуемых в аппарате искусственной погоды / В. Г. Соха // Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА, ХОТВ АБУ, 2010. – Вип. 58. – С. 191 – 195.

- Соха В. Г. Влияние технологических параметров устройства системы скрепленной теплоизоляции на ее надежность и долговечность / В. Г. Соха //  Вестник Одесской государственной академии строительства и архитектуры. – Одесса : ОГАСА, 2010. – Вып. 37. – С. 35 – 41.

- Соха В. Г. Научно-методические основы повышения эксплуатационной эффективности технологических систем теплоизоляции фасадов : дис. … доктора техн. наук : спец. 05.23.08 / Соха Владимир Георгиевич. – Одесса, 2010. –  415 с.

- Соха В. Г. Технологические карты на устройство теплоизоляции 100 м2 конструкций / В. Г. Соха. – К. : Вища освіта, 2009. – 160 с.

- Стеченко Д. М. Методологія наукових досліджень : підручник / Д. М. Стеченко, О. С. Чмир. – 2-е вид. – К. : Знання, 2007. – 317 с.

- Техническая эксплуатация жилых зданий : учеб. для строит. вузов / [С. Н. Нотенко, А. Г. Ройтман, Е. Я. Сокова и др.] ; под ред. А. М. Стражникова. – М. : Высшая школа, 2000. – 429 с.

- Томашевский В. М. Моделювання систем / В. М. Томашевский. – К. : Видавнича група  ВНV, 2005. – 352 с.

- Турчин В. М. Математична статистика : навчальний посібник / В. М. Турчин. – К. : Видавничий центр «Академія», 1999. – 240 с.

- Тян Р. Б. Оценка окупаемости инвестиций для выбора технологии термореновации с учетом местоположения и износа объектов реконструкции / Р. Б. Тян, В. Т. Шаленный, К. Б. Дикарев [и др.]// Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2002. – № 49. – С. 45 – 52.

- Тян Р. Б. Рационализация рабочих мест в строительстве / Р. Б. Тян, В. Р. Млодецкий, Б. А. Юнаев. – М. : Стройиздат, 1990. – 86 с.

- Тян Р. Б. Управлiння проектами : навч. посiбник / Р. Б. Тян, Б. I. Холод, В. А. Ткаченко. – Днiпропетровськ: Днiпропетровська академiя управлiння, бiзнесу i права, 2000. – 224 с.

- Фаренюк Г. Г. Енергетична ефективність підвищення теплотехнічних показників основних елементів теплоізоляційної оболонки / Г. Г. Фаренюк // Будівництво України. – 2008. – № 8. – С. 12 – 14.

- Фаренюк Г. Г. Імітаційний метод статистичного моделювання теплової роботи конструкцій фасадної теплоізоляції / Г. Г. Фаренюк,  О. М. Соколов // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2009. – № 1 (31). – С. 114 – 118.

- Фаренюк Г. Г. Класифікація та структура теплових відмов ізоляційної оболонки житлових та громадських будинків / Г. Г. Фаренюк // Будівництво України. – 2008. – № 10. – С. 32 – 34.

- Фаренюк Г. Г. Методи експериментального визначення показників теплової надійності конструкцій фасадної теплоізоляції / Г. Г. Фаренюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2010. – № 36. – С. 76 – 83.

- Фаренюк Г. Г. Нормативне забезпечення при застосуванні конструкцій фасадної теплоізоляції житлових та громадських будинків / Г. Г. Фаренюк // Будівництво України. – 2009. – № 1-2. – С. 12 – 16.

- Фаренюк Г. Г. Оцінка теплового режиму огороджувальних конструкцій фасадів складної геометрії  / Г. Г. Фаренюк, Г. С. Венжего // Будівництво України. – 2008. – № 4. – С. 16 – 19.

- Фаренюк Г. Г. Теплові аспекти надійності огороджувальних конструкцій / Г. Г. Фаренюк // Будівництво України. –  2009. – № 8. – С. 28 – 30.

- Фаренюк Г. Г. Функціональне проектування сучасних огороджувальних конструкцій  / Г. Г. Фаренюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка. – 2008. – Вип. 8. – С. 12 – 18.

- Фаренюк Г. Г. Стани теплових відмов ізоляційної оболонки будинків та експериментальні методи їх визначення / Г. Г. Фаренюк // Реконструкція житла. – 2007. – № 9. – С. 99 – 106.

- Хоменко В. П. Справочник по теплозащите зданий / В. П. Хоменко, Г. Г. Фаренюк. – К. : Будівельник, 1986. – 216 с.

- Черненко В. К. Обоснование и разработка технологии и средств механизации монтажа крупноблочных строительных конструкций : дис. ... доктора техн. наук: 05.23.08 / Черненко Виталий Константинович. – К., 1991. – 409 с.

- Шаленний В. Т. Передумови підвищення ефективності будівництва на основі системотехнічних досліджень життєвого циклу об’єктів / В. Т. Шаленний // Строительство и техногенная безопасность. – Симферополь : НАПКС, 2012. – Вып. № 42. – С. 74 – 80.

- Шаленный В. Т. Организационно-технологические аспекты энергосбережения при модернизации производства конструкций и зданий из бетона / В. Т. Шаленный. – Днепропетровск : Наука и образование, 2002. – 200 с.

- Шаленный В. Т. Повышение технологичности проектных решений монолитных и сборно-монолитных зданий и сооружений / В. Т. Шаленный, Р. Б. Папирнык // Промышленное и гражданское строительство. – 2010. – № 2. – С. 19 – 21.

- Шаленный В. Т. Развитие теории технологичности проектных решений на полный жизненный цикл строительных объектов на примере монолитных и сборно-монолитных зданий и сооружений / В. Т. Шаленный, Р. Б. Папирнык // Будівництво України. – 2009. – №1 – 2. – С. 40 – 43.

- Шевелев Б. В. Исследование, разработка и внедрение эффективных энергосберегающих конструкций и технологий в строительстве / Б. В. Шевелев, Н. М. Фиалко, Л. Ф. Черных [и др.] // Будівництво України. – 2010. – № 1. – С. 2 – 8.

- Шрейбер К. А. Научно-методологические основы организации проекти-рования реконструкции жилых зданий : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня доктора техн. наук : спец. 05.23.08 "Технология и организация промышленного и гражданского строительства" /  К. А. Шрейбер. – М., 1991. – 46 с.

- Шутенко Л. Н. Теоретические основы формирования экономико-технологических систем строительного комплекса с учетом их энергоемкости / Л. Н. Шутенко, В. И. Торкатюк, А. Г. Соболева и др. // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. Вып. 46. – С. 161 – 175.

- Шутенко Л. Н. Технологические основы формирования и оптимизации жизненного цикла городского жилого фонда : дис. ... доктора техн. наук: 05.23.08 / Шутенко Леонид Николаевич. – Харьков, 2002. – 550 с.

- Экономика строительства / Под ред. И. С. Степанова. – М. : Юрайт, 1997. –106 с.

- Bonhomme A. L'Isolation Thermique Des Locaux d'Habitation, Des Maisons Légères et Des Constructions Scolaires – Réglementation, Notions et Calculs Pratiques / André Bonhomme. – Ollioules : ARTS ET LETTRES II, 1990. – 463 p.

- Codes «Régulation thermique – 2005». – Centre Scientifique et Technique du Batiment, 2005. – 236 р.

- Constructions légères et couvertures – Centre Scientifique et Technique du Batiment. – Paris, 2005. – 8 p.

- Élaboration et étude d'un mortier composite à matrice minérale et fibres cellulosiques : application à l'isolation thermique en bâtiment / [Mohamed Bentchikou, Salah Hanini, Kamel Silhadi, Amor Guidoum]. – Ottawa : National Research Council of Canada, 2007. – 9 p.

- Feist W. Podstawy budownistwa pasywnego / W. Feist, U. Munzenberg, J. Thumula, B. S. Darop. – Gdansk : PIBP, 2005. – 153 p.

- Fiche téchnique : "Isolation en façade" – Agence nationale de l’habitat, 2008. – 7 p.

- Herzog T. Construire des façades. Atlas de Construction / Thomas Herzog, Roland Krippner, Werner Lang. – Lausanne, Suisse : Presses Polytechniques et universitaires romandes, 2007. – 324 р.

- Isolation Thermique Par L'Extérieur. A L'Attention Des Gestionnaires D'Immeubles. – Apave (Association De Propriétaires D'Appareils A Vapeur Et Electriques), Cegibat Centre E.D.F.-G.D.F. D'Information Du Bâtiment, 1983. –24 р.

- Jacquard P. La pratique de la climatisation et du chauffage thermodynamique / Patrick Jacquard, Serge Sandre. – 2e édition. – Dunod, 2009. – 396 p.

- Matériaux de construction GCIV0184-2 – Le bardage / [Bayram Pinar, Deltour Delphine, Demonceau Daniel, Goots Nicolas, Rahhal Anabelle]. – Ulg, Faculté des Sciences Appliquées, Département ArGEnCo «Architecture, Géologie, Environnement et Constructions», 2006. – 19 p.

- Piechowski J. Bardage rapporté sur ossature secondaire en bois. Mise en oeuvre sur les murs en béton banché ou en maçonnerie d’éléments / J. Piechowski, J.-M. Lauby // Marne-la-Vallée : CSTB, 2009. – 96 p.

- Réfection de façades par revêtements souples d’imperméabilité à base de polymères / ITFFB, CSTB // Paris : SEBTP DL, 2008. – 31 p.