Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодёжи и спорта Украины

НАЦИОНАЛЬНАЯ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ УКРАИНЫ

На правах рукописи

КУХАРЬ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ

УДК 621.73.01-02: 621.735:

621.73.043-046: 621.785

РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ОСНОВ БЕЗРУЧЬЕВОГО ПРОФИЛИРОВАНИЯ

ЗАГОТОВОК И УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБЪЕМНОЙ

ШТАМПОВКИ НА ПРЕССАХ

Специальность 05.03.05 «Процессы и машины обработки давлением»

Диссертация на соискание ученой степени

доктора технических наук

Научный консультант

Гринкевич Владимир Александрович

доктор технических наук, профессор

Днепропетровск – 2012

2

СОДЕРЖАНИЕ

№ стр.

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………...  8

РАЗДЕЛ 1  АНАЛИЗ  УРОВНЯ  РАЗВИТИЯ  ТЕХНОЛОГИЙ  ПОЛУЧЕНИЯ

ПРОФИЛИРОВАННЫХ  ЗАГОТОВОК  В  ПРОЦЕССАХ

КУЗНЕЧНО-ШТАМПОВОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА…………..

19

1.1  Современные  технологии  и  оборудование  для  получения

профилированных заготовок под горячую объемную штамповку……….

20

1.2  Проблемы  методик  расчетов  многопереходных  технологических

процессов горячей объемной штамповки……………….……………...…..

29

1.3  Основные  технологические  ограничения  при  получении

профилированных заготовок в штамповом пространстве прессов…..…...

38

1.4  Технологические  предпосылки  безручьевого  формообразования

заготовок на прессах…………………………………………………………

44

1.4.1  Сведения  о  свободном  формоизменении  заготовок  при

деформировании инструментом простой конфигурации……..…….

44

1.4.2  Проблемы  гибки  профилей  и  труб,  производство  обводных

патрубков …………………………………………………………...…

53

1.4.3  Профилирование заготовок продольным изгибом………………….  58

1.4.4  Получение удлиненных поковок с заостренным концом…………..  67

1.4.5  Способы  интенсификации  формоизменения  в  процессах

обработки давлением……...……...…………………………………..

72

1.5  Анализ формоизменения заготовок…………………………………………  79

1.5.1 Основные  теоретические  и  экспериментальные  методы

исследования формоизменения………………………………………

79

1.5.2  Неравномерность  деформации  при  профилировании  заготовок  и

технико-экономические показатели уровня технологий ….………..

83

Выводы по разделу 1……………………………………………………………...  89

3

РАЗДЕЛ 2  НАУЧНО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ

ИССЛЕДОВАНИЯ…………………………………………………..

91

2.1  Разработка требований к экономичным профилирующим операциям…...  91

2.2  Классификация  процессов  безручьевого  профилирования  заготовок  на

прессах и разработка концепции диссертационных исследований….........

92

2.3  Выбор и описание методов теоретических исследований …….……..…...…  106

2.4  Выбор  и  описание  методов  экспериментальных  исследований.

Оборудование, инструмент, материалы …………………………………....

109

2.5  Учет  влияния  условий  деформирования  на  исчерпание  запаса

пластичности при горячем профилировании заготовок …...…………..….

112

Выводы по разделу 2……………………………………………………………...  117

РАЗДЕЛ 3  ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБОВ БЕЗРУЧЬЕВОЙ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ОСАДКИ ЗАГОТОВОК

ИНСТРУМЕНТОМ ПРОСТОЙ КОНФИГУРАЦИИ……………...

120

3.1  Осадка плоскопараллельными плитами…………………………………….  120

3.1.1  Новые подходы  и разработка  аналоговой  математической  модели

бочкообразования заготовок………………………………………….

120

3.1.2  Оценка бочкообразования при осадке стальных заготовок………...  125

3.1.3  Оценка бочкообразования при осадке цветных металлов и сплавов..  128

3.1.4  Обобщение результатов по исследованию бочкообразования при

осадке заготовок из различных материалов. Смещенные объемы...

132

3.1.5  Функциональная  связь  бочкообразования  с  коэффициентом

контактного трения……………………………………………………

139

3.2  Осадка выпуклыми продолговатыми плитами……………………………..   145

3.2.1  Смещенный объем и степень деформации………………………..…   145

3.2.2  Конечно-элементное моделирование формоизменения …………...  155

3.2.3  Экспериментальная оценка формоизменения……………………….  171

3.2.4  Силовые режимы………………………………………………………   179

3.3  Влияние  профиля  осадочных  плит  на  напряженно-деформированное

состояние и степень использования запаса пластичности заготовок…….

183

4

3.3.1 Общие положения……………………………………………………..  183

3.3.2 Осадка плоскими плитами с различными условиями на контакте с

заготовкой…………………………………………………………………….

188

3.3.3 Осадка выпуклыми продолговатыми плитами……………………….   193

3.3.4 Осадка коническими плитами………………………………………...   201

3.4  Направления  использования  результатов  исследования  безручьевого

подготовительного  профилирования  заготовок  осадкой  в  технологиях

объемной штамповки………………………………………………………....

205

Выводы по разделу 3……………………………………………………………...  208

РАЗДЕЛ 4  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ БЕЗРУЧЬЕВОГО

ПРОДОЛЬНОГО ИЗГИБА ЗАГОТОВОК С РАЗЛИЧНОЙ

ФОРМОЙ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ……………………………

212

4.1  Расширение  сведений  о  продольном  изгибе  цилиндрических  заготовок

круглого поперечного сечения……………………...……………………….

212

4.1.1  Смещенный объем и степень деформации…………………………..  212

4.1.2  Формоизменение  заготовок  с  отношением  высоты  к  диаметру

от 7,0 до 15,0……………………………...……………………...…….

219

4.1.3  Силовые  режимы  деформирования  заготовок  с  отношением

высоты к диаметру от 7,0 до 15,0…………………………………….

226

4.1.4  Искажение торцевых участков заготовок…………...……………….  227

4.2  Продольный изгиб заготовок прямоугольного поперечного сечения….....  240

4.3  Продольный изгиб трубчатых заготовок……………...…………………….  251

4.3.1  Анализ механики формоизменения......................................................  251

4.3.2  Критические степени деформации………...…………………………  260

4.3.3  Геометрические  характеристики  поперечного  сечения  по

биссектрисе угла изгиба………………………...……………………

263

4.3.3.1  Переход в пластическую область…………...………............  263

4.3.3.2  Овализация сечения………………...………………………..   267

4.3.4  Экспериментальное исследование формоизменения при изгибе до

критических степеней деформации…………………... …………....

273

5

4.4  Направления  использования  результатов  исследования  безручьевого

профилирования  заготовок  продольным  изгибом  для

совершенствования технологий штамповки…………………………..……

283

Выводы по разделу 4…………………………………..………………………….  287

РАЗДЕЛ 5  РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ТЕМПЕРАТУРНОЙ ИНТЕНСИФИКАЦИИ

ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА

РАСТЯЖЕНИЯ С РАЗРЫВОМ ЗАГОТОВОК……………………..

290

5.1  Математическое  моделирование  остывания  на  плоской  плите  заготовки

с неравномерным распределением температур по высоте (длине)….........

299

5.1.1  Разработка конечно-разностной модели………..…...……………….  290

5.1.2  Реализация  модели  и  исследование  температурного  поля

заготовки и прогрева штампа………….……………………………...

299

5.2  Растяжение с разрывом заготовки при различных длинах зоны нагрева.....  301

5.2.1  Смещенный объем и степень деформации..…………………………  301

5.2.2  Закономерности формоизменения…...…………………...………..…  304

5.2.3  Силовые режимы………………...………...…………………………..  313

5.2.4  Напряженно-деформированное состояние и степень использования

запаса пластичности на стадиях процесса формообразования……...

317

5.3  Направления  использования  результатов  исследований

градиентного  нагрева  для  интенсификации  формоизменения  заготовок

при профилировании вне гравюр ручьев штампов…………..…………….

326

Выводы по разделу 5……………………………………..…………………….....  330

РАЗДЕЛ 6  РАБОТА ДЕФОРМАЦИИ И ЕЁ ВЗАИМОСВЯЗЬ С

МАКРОПОКАЗАТЕЛЯМИ ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ……….……..

332

6.1  Осадка плоскими плитами……………………………………………..….....  332

6.2  Осадка выпуклыми продолговатыми плитами……………………………..  344

6.3  Продольный изгиб………………………………..………………………..…   352

6.4  Растяжение с разрывом заготовки…………………………..………...……..  354

6

6.5  Сравнительный  анализ  энергетической  эффективности  способов

безручьевого профилирования заготовок…………………………….........

360

Выводы по разделу 6…………………………………………………………..….  369

РАЗДЕЛ 7  ИССЛЕДОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

РАЗРАБОТОК………………………………………………….…….

372

7.1  Технология  горячей  объемной  штамповки  круглых  в  плане

осесимметричных  поковок  на  основе  подготовительной  осадки

заготовок со свободным формоизменением боковой поверхности……....

372

7.2  Повышение  эффективности  процессов  горячей  объемной

штамповки  на  основе  профилирования  заготовок  осадкой  выпуклыми

продолговатыми плитами ……………………………………………….........

380

7.2.1  Технологические решения …………………………….………...……  380

7.2.2  Исследование  напряженно-деформированного  состояния  и

силовых  режимов  при  многопереходной  штамповке  поковок

пластин……………………………………………………………………………

394

7.3  Развитие  методов  расчета  и  процессов  производства  поковок

с  изогнутой  осью  на  основе  продольного  изгиба  заготовок  сплошного

поперечного сечения……………………………...…………………….....…

408

7.4  Преимущества  производства  и  эксплуатации  изогнутых  трубчатых

элементов, формуемых продольным изгибом……………………….....…

424

7.4.1  Оценка снижения потерь давления в трубопроводе……………….  424

7.4.2  Новые  способы  получения  крутоизогнутых  трубчатых  элементов

и их использование в производстве…... .....………………………....

424

7.4.3  Оценка деформируемости и технологической наследственности....  428

7.5  Промышленное  освоение  процессов  производства  поковок

«Зубило»  и  «Зуб  бороны»  растяжением  с  разрывом  заготовки  и  анализ

их технологической наследственности……………………………………..

434

Выводы по разделу 7………………..………………………………………….....  438

7

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ………..……………………………………………………....  441

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ...…….…………………..….  446

Приложение А  Методики  теоретических  и  экспериментальных

исследований,  результаты  обработки  и  анализ

экспериментальной информации……………………………....

488

Приложение Б  Текст разработанных программ………………………………...  531

Приложение В  Дополнительные иллюстрации и графики………………….....  546

Приложение Г  Использование результатов диссертации……………………...  562

8

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы.  Большую  часть  сортового  проката простого  профиля

далее перерабатывают ковкой или штамповкой. При этом проблема приближения

формы  заготовки  к  конфигурации  поковки,  т.е.  профилирования  для  увеличения

коэффициента выхода годного, является одной из основных отраслевых проблем.

Как  правило,  штамповка  на  прессовом  оборудовании  характеризуется  меньшей

материалоемкостью,  чем  штамповка  на  молотах,  из-за  более  жёстких  припусков,

что позволяет  успешно решать  другую  важную  проблему  –  приближение  конфи-гурации поковки к форме детали.

Анализ  современных  способов  подготовительного  профилирования  загото-вок  показал,  что  они  связаны  с  использованием  дополнительного  оборудования.

Последовательное  перераспределение  металла  в  ручьях  штампов  кривошипных

горячештамповочных  прессов  (КГШП),  как  это  делают  в  ручьях  штамповочных

молотов,  осложнено  из-за  постоянства  величины  хода  КГШП  и  ограничения  ко-личества ручьевых вставок в штамповом блоке. Кроме того, технологам чаще все-го приходится сталкиваться не с проектировочными, а с проверочными задачами

приспосабливания  разрабатываемой  технологии  к  имеющимся  на  производстве

прессовым машинам. При гибком многономенклатурном производстве неопреде-ленной серийности профилирование на прессах не выполняют, что сужает их тех-нологические возможности, вызывает перерасход металла заготовки, ускоренный

износ штампов и рост энергосиловых затрат на деформирование. Для штамповки

на  гидропрессах  характерны  невысокие  скорости  деформирования,  сопровож-дающиеся  интенсивным  охлаждением  металла  и  требующие  минимизации  пло-щади контакта инструмента и заготовки.

Решение  указанных  противоречий  для  многих  типов  поковок  делает  необ-ходимым  научно-технологическое  развитие  процессов  получения  профилирован-ных  заготовок  сложной  конфигурации  универсальным  инструментом  простой

формы,  когда  предварительное  деформирование  выполняют  путем  свободного

9

формоизменения  вне  ручьев  штампов  в  рабочем  пространстве  основного  обору-дования.  Из  технической  литературы  и  практики  известны  единичные  случаи

профилирования  заготовок  за  счет  бочкообразования  и  продольного  изгиба,  ин-тенсификации  формоизменения  способами  дифференцированной  тепловой  обра-ботки, имеются технологические предпосылки получения изделий растяжением с

разрывом  заготовок.  Однако  отраслевое  применение  безручьевого  профилирова-ния сдерживается из-за неполноты представлений о влиянии на конечное формо-изменение  заготовок  таких  факторов,  как  геометрия  деформирующего  инстру-мента, термомеханические режимы деформирования, контактные условия, реоло-гические свойства материала и начальная форма заготовок. Процессы свободного

течения  металла  требуют  определения  степени  использования  запаса  пластично-сти  (СИЗП),  а  в  случаях,  когда профилирование является  завершающей  операци-ей,  необходимо  прогнозирование  технологической  наследственности  изделий.

Отсутствие таких сведений ограничивает возможности проектирования энергоре-сурсосберегающих технологий объёмной штамповки с обеспечением благоприят-ного напряженно-деформированного состояния (НДС) материала и оценкой рабо-ты  деформации  при  профилировании  заготовок.  Дополнительные  трудности  вы-зывает  отсутствие  классификационной  конкретизации  номенклатуры  изделий,  к

которым применимы процессы безручьевого профилирования, а также неполнота

сведений  о  влиянии  условий  дифференцированного  нагрева  на  распределение

температур  в  остывающей  на  плите  перед  профилированием  заготовке,  и,  как

правило, на распределение деформаций. Различные виды продукции нуждаются в

единых  подходах  к  количественной  оценке  геометрического  формоизменения  по

эквивалентным  показателям  (в  виде  коэффициента  подкатки  или  соотношений

размеров),  закономерные  связи  которых  с  работой  деформации  до  настоящего

времени  неизвестны,  что  усложняет  определение  энергоэффективности  техноло-гий объемной штамповки с профилированием заготовок.

Поэтому работа, направленная на решение рассмотренной проблемы на базе

развития  научных  основ  процессов  подготовительного  безручьевого  профилиро-вания  заготовок  универсальным  инструментом  и  снижения  материало-  и  энерго-

10

емкости технологий объемной штамповки поковок на прессах с расширением но-менклатуры продукции, является актуальной.

Связь  работы  с  научными  программами,  планами  и  темами.  Выполне-ние диссертационной работы связано з тематическими планами научных исследо-ваний  Национальной  металлургической  академии  Украины  (НМетАУ).  Исследо-вания  выполнены  в  рамках  госбюджетных  научно-исследовательских  работ

(НИР) ГР № 0109U004017 «Оптимизация процессов обработки металлов давлени-ем  для  повышения  уровня  свойств  металлоизделий»,  ГР № 0111U002921  «Разра-ботка прогрессивных процессов пластичного деформирования для получения ме-таллоизделий повышенного качества с уменьшением расходов» та хоздоговорных

НИР  ГР №№ 0107U003671,  0108U007919,  0109U000796,  0110U004625,

0111U007447,  0111U009180.  Автор  был  руководителем  и  исполнителем  данных

работ.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  развитие  научных

основ  подготовительного  безручьевого  профилирования  заготовок  универсаль-ным  инструментом    и  снижение  материало-  и  энергоемкости  технологий  объем-ной штамповки поковок на прессах с расширением номенклатуры продукции.

Для достижения поставленной цели сформулированы и решены такие задачи:

- расширить научные представления о процессах свободного формоизмене-ния  заготовок  вне  гравюр  штампов  и  способах  их  интенсификации  для  примене-ния в качестве подготовительно-заготовительных операций и для систематизации

процессов безручьевого профилирования;

-  развить  методы,  базирующиеся  на  инженерном  анализе  объемных  пере-мещений  металла,  и  на  их  основе  разработать  принципы  оценки  энергетической

эффективности процессов безручьевого профилирования заготовок;

- проанализировать влияние геометрических характеристик осадочных плит

разной  конфигурации  и  термомеханических  условий  деформирования  на  формо-изменение, напряженно-деформированное состояние и степень использования за-паса пластичности при подготовительной осадке сплошных цилиндрических заго-товок из различных материалов;

11

- разработать и развить научные основы процессов профилирования загото-вок  с различной  (круглой,  прямоугольной,  трубчатой)  формой поперечного  сече-ния продольным изгибом при широком диапазоне отношений высоты к попереч-ному размеру, а именно:

•  проанализировать  формоизменение  при  продольном  изгибе  цилиндрических

заготовок, в том числе, при отношении их длины к диаметру более 6,0,

•  оценить искривления торцевых участков цилиндрических заготовок,

•  установить  закономерности  формообразования  полуфабрикатов  при  продоль-ном изгибе заготовок пластин и трубчатых заготовок,

•  разработать  математическую  модель  для  расчета  напряженно-деформированного  состояния  при  продольном  изгибе  трубчатых  заготовок  и

определить  предельные  деформации,  вызывающие  овализацию  трубы,  в  зави-симости  от  свойств  материала  и  геометрических  характеристик  заготовок  при

производстве обводных патрубков;

-  развить  теорию  и  технологию  температурной  интенсификации  свободного

формоизменения заготовок, на основе чего разработать математическую модель ос-тывания  на  плите  неравномерно  нагретой  по  высоте  заготовки  перед  безручьевым

профилированием и оценить влияние условий местного нагрева на формоизменение

заготовок  сплошного  сечения  при растяжении  с  разрывом  для  разработки  техноло-гических режимов получения удлиненных поковок с заостренным концом;

-  разработать рекомендации  по  усовершенствованию  технологий  объемной

штамповки изделий на прессовых машинах, использовать результаты диссертаци-онной работы в промышленных условиях и при подготовке инженерных кадров.

Объект  исследования.  Процессы  объемного  деформирования  с  предвари-тельным профилированием заготовок на прессовых машинах.

Предмет  исследования.  Закономерности  влияния  режимов  деформации  и

технологических  параметров  при  безручьевом  профилировании  заготовок  на

формоизменение,  напряженно-деформированное  состояние  материала  и  энерго-силовые показатели процесса.

12

Методы  исследования.  Теоретические  исследования  базируются  на  фун-даментальных  положениях  прикладной  теории  пластичности,  теории  обработки

металлов  давлением  (ОМД),  теории  теплопроводимости,  теории  ковки  и  штам-повки. Экспериментальные и промышленные исследования включали методы фи-зического  моделирования,  планирования  эксперимента,  определения  физико-геометрических  характеристик,  металлографии  и  выполнены  с  использованием

оборудования  и  измерительных  приборов,  прошедших  метрологический  кон-троль.  При  проведении  исследований  также  был  использован  метод  конечных

элементов.  Результаты  экспериментов  обработаны  при  помощи  методов  матема-тической статистики.

Научная новизна полученных результатов. Научная новизна заключается

в следующих результатах теоретических и экспериментальных исследований.

1. Получили  дальнейшее  развитие  методологические  основы  проекти-рования  энергоресурсосберегающих  технологий  объемной  штамповки  поко-вок на прессах.

Отличие разработки заключается в систематизации процессов безручьевого

профилирования  заготовок  и  направлений  их  интенсификации  на  основе  опреде-ления  общих  морфологических  признаков  у  поковок  различных  типов  и  загото-вок,  получаемых  безручьевыми  способами.  Это  позволяет  генерировать  новые

энергоресурсосберегающие  технологические  процессы    объемной  штамповки  с

получением  профилированных  полуфабрикатов  в  штамповом  пространстве  ос-новного  прессового  оборудования,  повысить  показатели  технико-экономической

эффективности  и  расширить  номенклатуру  изделий  различных  технологических

групп.

2. Получил дальнейшее развитие метод смещенных объемов для анали-за безручьевых процессов профилирования заготовок сплошного поперечно-го сечения.

Разработка  отличается  комплексным  учетом  влияния  реологических

свойств  материала  заготовок  при  заданных  термомеханических  условиях  и  гео-метрии инструмента при расчетах объемных перемещений материала и определе-

13

нии формообразования профиля свободной боковой поверхности в процессах без-ручьевого профилирования заготовок. Полученные результаты дают возможность

выделять  составляющие  деформации  заготовки,  которые  зависят  от  геометриче-ских факторов и реологических свойств материала, более точно определять пока-затели  результирующей  деформации  и  назначать  рациональные  термомеханиче-ские режимы процессов безручьевого профилирования заготовок при штамповке.

3.  Впервые  в  процессах  безручьевого  профилирования  заготовок

сплошного  поперечного  сечения  при  различных  схемах  их  нагружения  и  де-формирования  установлены  закономерные  связи  показателей  формоизмене-ния с удельной работой деформации.

Ранее такие закономерности известны не были. Полученные данные позво-ляют  выполнять  расчет  и  сравнивать  энергоэффективность    процессов  безручье-вого профилирования (осадкой плитами различной формы, продольным изгибом,

растяжением с разрывом) заготовок сплошного поперечного сечения между собой

и со стандартными процессами профилирования, в результате чего осуществлять

выбор наиболее рационального технологического решения.

4.  Получила  дальнейшее  развитие  теория  процесса  безручьевого  про-филирования  сплошных  цилиндрических  заготовок  осадкой  плитами  с  раз-личной геометрией рабочей поверхности.

Отличие разработки заключается в комплексном учете влияния термомеха-нических  условий  деформирования,  размеров  заготовки  и  геометрии  осадочных

плит  на  показатели  формоизменения  и  напряженно-деформированное  состояние

осаженного  полуфабриката,  а  также  в  конкретизации  условий  профилирования

заготовок из различных материалов (М1, Л60, Ст.3, 38ХС, ССу, АД1) относитель-но  реальных  условий  производства.  Полученные  данные  позволяют  прогнозиро-вать  неравномерность  деформации  и  оценивать  степень  использования  запаса

пластичности  при  безручьевом  профилировании  заготовок  осадкой  плитами  с

различной  (плоской,  выпуклой  продолговатой,  конической)  геометрией  рабочей

поверхности, а разработанные регрессионные модели положены в основу методик

расчета подготовительных переходов и инструмента.

14

5.  Получила  дальнейшее  развитие  теория  безручьевого  профилирова-ния  продольным  изгибом  заготовок  с  различной  (трубчатой  и  сплошной

круглой и прямоугольной) формой поперечного сечения.

Отличие  разработки  заключается  в  том,  что  для  процессов  безручьевого

профилирования  продольным  изгибом  определены:  а)  для  сплошных  заготовок

круглого  поперечного  сечения  –  закономерности  изменения  деформированного

состояния по биссектрисе угла изгиба и формоизменения торцов; б) для заготовок

круглого (при расширении отношений длины к диаметру заготовки до 15,0), пря-моугольного и трубчатого поперечного сечения – закономерности формирования

образующих поверхностей; в) для трубчатых заготовок – закономерности измене-ния напряженно-деформированного состояния металла и толщины стенок изделия

напротяжении деформирования и предельные деформационные режимы, лимити-руемые условиями искривления поперечного сечения трубы. Полученные резуль-таты дают возможность проектировать технологические переходы на основе без-ручьевого  продольного  изгиба,  расширяя  технологические  возможности  процес-сов изготовления изделий с изогнутой осью.

6.  Уточнены  закономерности  влияния  условий  локальной  температур-ной интенсификации при растяжении с разрывом заготовок с различной на-чальной  формой  поперечного  сечения  на  напряженно-деформированное  со-стояние металла, прогнозируемое формообразование конечного заострения и

технологическую наследственность изделий.

Разработка отличается тем, что экспериментальные исследования процес-са  растяжения  с  разрывом  выполнены  на  заготовках  с  круглым  и  квадратным

профилем  поперечного  сечения  при  варьировании  длины  участка  местного  на-грева  от  1,1  до  3,15  эквивалентного  диаметра  поперечного  сечения  заготовки.

Новые  результаты  позволяют  рассчитывать  конечное  формоизменение,  корре-лировать  размеры  конечного  заострения  с  длиной  участка  местного  нагрева,

определять  величину  рабочего  хода  прессовой  машины  при  производстве

длинномерных  изделий  с  заостренным  концом  способами растяжения  с разры-вом заготовки на две поковки.

15

Практическое  значение  полученных  результатов.  Практическую  цен-ность имеют:

- классификация процессов и способов интенсификации свободного формо-изменения  заготовок,  на  основе  которой  научно  обоснованы  направления  мини-мизации массы заготовок путем их предварительного безручьевого профилирова-ния в рабочем пространстве прессового оборудования;

- математические  модели  и  рекомендации  по  расчету  размеров  заготовки,

степени  деформации  осадки  и  геометрии  выпуклых  осадочных  плит  для  профи-лирования заготовок в технологиях объёмной штамповки поковок пластин;

- математические модели, программные средства и методики расчета бочко-образования  при  профилировании  заготовок  плоскими  плитами  в  условиях,  при-ближенных к производственным, а также методика учета изменения коэффициен-та контактного трения при осадке;

- рекомендации по расчету формоизменения при продольном изгибе загото-вок  прямоугольного  и  трубчатого  поперечного  сечений,  а  также  методика  учета

искривления торцов заготовок круглого сплошного поперечного сечения;

- методики предупреждения нерегламентированных деформаций при осадке

заготовок  инструментом  различной  конфигурации  и  продольном  изгибе  трубча-тых заготовок;

- рекомендации по определению темпа штамповки и расчету индукторов для не-равномерного нагрева заготовок с учетом условий их остывания на осадочной плите;

- рекомендации по определению длины участка местного нагрева и рабоче-го хода оборудования при производстве поковок с заостренным концом способа-ми  растяжения  с  разрывом  заготовки  в  зависимости  от  размеров  заострения  по

чертежу изделия;

- методики  определения  и  сравнения  энергетической  эффективности  фор-моизменения в процессах профилирования.

Теоретические и экспериментальные результаты разработок использованы в

условиях:  ЧАО  «Главный  специализированный  конструкторско-технологический

институт»  (акт  от  17.02.2012 г.);  ЗАО  «Азовэлектросталь»  (акт  от  04.12.2008 г.);

16

ПАО «МК «Азовсталь» (акт и выписка из протокола совещания при отделе глав-ного  механика  от  30.10.2008 г.);  ПАО «ММК  им. Ильича»  (акт  от  30.06.2010 г.);

производственных  предприятий  ООО  «Азовмегамет»  (акт  от  12.05.2010  г.);  ЧП

«ДАНВИС»  (акт  от  25.02.2012 г.),  ООО  «Стредл  файненс  груп»  (акт  от

17.02.2009 г.),  ООО  «Новые  технологии»  (акт  от  21.11.2008 г.),  ООО  «НПКФ

СПЕЦПРОМСЕРВИС»  (акт  от  12.03.2008  г.).  Материалы  диссертации,  разрабо-танные  программные  продукты,  технологические  решения  и  рекомендации  при-менены  в  учебном процессе  на  кафедре  обработки  металлов  давлением  НМетАУ

(справка от 07.02.2012 г.) и кафедре кузнечно-штамповочного производства ГВУЗ

«ПГТУ» (справка от 21.06.2011 г.).

Личный вклад соискателя. Все основные научные результаты получены и

обобщены автором самостоятельно. В диссертации не использованы идеи сотруд-ников. При проведении работ автором разработаны методики исследований, лич-но  осуществлено  планирование  и  проведение  экспериментов,  выполнен  теорети-ческий анализ, обработка и обобщение результатов, установлены закономерности

и  разработаны  математические  модели  формоизменения  заготовок  в  процессах

безручьевого  профилирования,  принято  непосредственное  участие  во  внедрении

разработок в производство. Личный вклад соискателя в трудах, опубликованных в

соавторстве, изложен после списка работ по теме диссертации.

Личный  вклад  в  работах,  опубликованных  в  соавторстве,  заключается  в

следующем: [289] – параграфы 2.1, 2.2, 2.4, в параграфе 2.3 выполнена постановка

задач  исследования,  участие  в  промышленном  внедрении,  анализ  результатов;

[290;  334]  –  разработка  классификации  безручьевого  профилирования  заготовок

на прессах; [389; 390] – теоретический анализ многопереходных процессов штам-повки;  [326;  329;  330;  331;  333]  –  руководство  экспериментальными  исследова-ниями  и  анализ  результатов  по  осадке  заготовок  выпуклыми  плитами;  [350;  356;

357;  358]  –  анализ  теоретических  решений  и  определение  критических  деформа-ций  продольного  изгиба  трубчатых  заготовок;  [323;  321;  324]  –  теоретический

анализ осадки заготовок выпуклыми плитами; [369; 372] – экспериментальные ис-следования  и разработка  технологических  режимов  растяжения  с  разрывом  заго-

17

товки;  [286–288;  359;  379;  380;  385;  392;  394]  –  анализ  технологических  возмож-ностей способов безручьевого профилирования и направлений повышения точно-сти  металлоизделий,  руководство  промышленным  внедрением;  [313;  316;  317]  –

разработка  аналоговой  модели,  экспериментальные  исследования  и  сравнитель-ный анализ бочкообразования заготовок из различных материалов; [335] – прове-дение эксперимента и обработка данных расчета НДС и СИЗП при осадке загото-вок; [349] – экспериментальные исследования формоизменения пластин при про-дольном изгибе; [362–364] – теоретическое исследование тепловых процессов ос-тывания  дифференцированно  нагретой  заготовки;  [341–345;  369;  361;  370;  387;

388;  393]  –  основная  идея  полезных  моделей,  их  теоретическое  обоснование  и

участие в экспериментальных исследованиях.

Апробация  результатов  диссертации.  Материалы  работы  докладывались

и  обговаривались  на  научных  конференциях,  выставках  и семинарах. Среди  них:

Международная  научно-техническая  конференция  (МНТК)  «Пластична

деформація  металів»  (Днепропетровск,  2005,  2011 гг.;  Никополь,  2008 г.);  МНТК

«Застосування  теорії  пластичності  в  сучасних  технологіях  обробки  тиском  і

автотехнічних  експертизах»  (Винница,  2006  и 2011 гг.;  конференции  по  пробле-мам  и  перспективам  ОМД  в  металлургии  и  машиностроении  (Краматорск,  2005–

2012 гг.); МНТК «Машини і пластична деформація металів» (Запорожье, 2007 г.);

IV, V и VIII  МНТК  молодых  специалистов  ОАО  «Мариупольский  металлургиче-ский  комбинат  им.  Ильича»  (Мариуполь  –  Юрьевка,  2004,  2005  и  2008 гг.);  I и II

МНТК  молодых  специалистов  «Азовмаш»  (Мариуполь,  2006  та 2008 гг.);  МНТК

«Наукові  проблеми  сучасної  металургії»  (Мариуполь,  2007 г.);  МНТК  «Сучасні

тенденції  розвитку  машинобудування  та  транспорту»  (Кременчук,  2008 г.);

4 научно-практическая  конференция  (НПК)  «Модернізація  та  переоснащення

підприємств. Ефективні технології ремонту та відновлення деталей», в рамках 9-й

международной  выставки  промышленного  оборудования  и  металлообработки

«Машпром-2009» (Днепропетровск, 2009 г.); IV МНТК «Металургійні процеси та

обладнання» (Донецк, 2008 г.); МНТК «Прогрессивные методы и технологическое

оснащение  процессов  обработки  металлов  давлением»  (Санкт-Петербург,  Воен-

18

мех,  2005  та 2009 гг.);  МНТК  «Ресурсозбереження  і  енергоефективність  процесів

та  устаткування  обробки  тиском  у  машинобудуванні  та  металургії»  (Харьков,

2009–2011 гг.); МНТК «Теоретичні та практичні проблеми в обробці металів тис-ком» (Киев, 2010 и 2012 гг.); Международная НПК «Инженерные системы» (Мо-сква, 2009 и 2010 гг.); 7 НПК «Неделя металлов в Москве. Новые перспективные

материалы,  оборудование  и  технологии  для  их  получения»  (Москва,

ВНИИМЕТМАШ,  2008 г.);  МНТК  «Современные  достижения  в  теории  и  техно-логии  пластической  обработки  металлов»  (Санкт-Петербург,  СПбДПУ,  2007 г.);

МНТК  к  70-летию  кафедры  ОМД  МГТУ  и  75-летию  ОАО  «ММК»  (Магнито-горск, 2007 г.); МНТК «Теория и практика производства листового проката» (Ли-пецк, 2008 г.);  МНТК «Фундаментальные и прикладные проблемы модернизации

современного  машиностроения  и  металлургии»  (Липецк,  2012  г.);  заседаниях

Приднепровского научного семинара при кафедре ОМД НМетАУ (2007-2012 гг.),

а также на расширенных семинарах кафедры МПМиРП Национального технично-го университета Украины «Киевский политехнический институт», кафедры ОМД

Донбасской  государственной  машиностроительной  академии  и  на  объединённом

семинаре кафедр «Технология автоматизированного машиностроения» и «Сопро-тивление материалов и прикладная механика» Винницкого национального техни-ческого университета.

Публикации. Результаты диссертации отображены в 64 публикациях. Сре-ди них: 1  монография,  19  статей  в  научных  журналах,  24 статьи  в  сборниках на-учных  трудов,  а  также  9 тезисов  и  докладов  конференций,  11  патентов  Украины

на  полезную  модель.  В  специализированных  научных  изданиях  опубликована  41

статья, из них – 15 без соавторов.

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, 7 разделов,

выводов,  списка использованных  источников и  приложений.  Общий  объем рабо-ты составляет 577 страниц, из которых 285 страниц основного текста. В разделах

работы находится 251 рисунок и 56 таблиц, в том числе 227 рисунков и 52 табли-цы  размещены  на  153  отдельных  страницах,  список  использованных  источников

из 397 наименований на 42 страницах, 4 приложения на 90 страницах.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

В  диссертации  приведено  теоретическое  обобщение  и  новое  решение  акту-альной  научно-прикладной  проблемы,  заключающейся  в  развитии  научных  основ

процессов  безручьевого  профилирования  заготовок  универсальным  инструментом

по  результатам  комплексных  теоретических  и  экспериментальных  исследований,

развития  теории  напряженно-деформированного  состояния  и  температурной  ин-тенсификации свободного формоизменения для усовершенствования и разработки

энергоресурсосберегающих технологий объемной штамповки поковок на прессах с

расширением номенклатуры продукции.

1.  Анализ  литературных  источников  выявил,  что  эффективным  направлением

развития  энергоресурсосберегающих  технологий  объемной  штамповки  является  по-вышение  потенциала  процессов  формообразования  профилированных  заготовок  вне

ручьев  штампов.  Установлено,  что  широкое  использование безручьевого  профилиро-вания сдерживается из-за неполноты знаний о закономерностях свободного формоиз-менения, когда универсальным инструментом простой конфигурации получают полу-фабрикаты профилированной формы, недостаточности данных о влиянии свойств ма-териалов  и  условий  безручьевого  деформирования  на  напряженно-деформированное

состояние,  степень  использования  запаса пластичности  и работу  деформации.  Выше-сказанное подтверждает актуальность проблемы, рассмотренной в диссертации.

2.  Разработана  классификация  процессов  безручьевого  профилирования  заго-товок  с  различными  видами  их  нагружения  (сжатием  между  бойками  различной

формы, продольным изгибом, растяжением), совмещенными со способами интенси-фикации свободного формоизменения, что рассмотрено неразрывно с направления-ми  повышения  технико-экономической  эффективности  процессов  штамповки  на

прессовых машинах. Это позволило по морфологическим признакам установить но-менклатуру  изделий,  к  которым  применение  процессов  безручьевого  профилирова-ния  является  рациональным,  и  развить  методологические  основы  проектирования

энергоресурсосберегающих технологий объемной штамповки поковок на прессах.

3.  Получил  дальнейшее  развитие  метод  определения  смещенных  объемов

применительно  к  процессам  безручьевого  профилирования  заготовок  сплошного

поперечного  сечения.  Решение  учитывает  комплексное  влияние  реологических

свойств  материала  заготовок  при  заданных  термомеханических  условиях  и  геомет-рии рабочего инструмента при расчетах объемных перемещений материала. Это по-

442

зволило:  выполнить  сравнение  точного  и  приближенного  вычисления  смещенного

объема  и  впервые  предложить  единое  выражение  для  расчета  степени  деформации

при  осадке  выпуклыми  продолговатыми  плитами  в  зависимости  от  размеров  заго-товки,  величины обжатия и отношения радиуса выпуклости осадочных плит к диа-метру  заготовки;  разграничить  степени  деформации,  характеризующие  перераспре-деление  металла  в  профиль  полуфабриката  и  деформацию  изгиба  при  продольном

изгибе  заготовки;  учитывать  длину  зоны  дифференцированного  нагрева  и  вид  про-филя, который формирует концевое заострение, при расчетах величины степени де-формации и других технологических режимов растяжения с разрывом заготовки.

4. Впервые в процессах безручьевого профилирования заготовок сплошного

поперечного сечения при различных схемах их нагружения и деформирования ус-тановлены закономерные связи показателей формоизменения с удельной работой

деформации.  Получил  развитие  метод  оценки  формоизменения  при  безручьевых

процессах профилирования по энергетическому критерию, а именно по количест-ву  работы  деформации,  необходимой  для  приобретения  заготовкой  профилиро-ванной формы. В качестве универсального показателя геометрического формоиз-менения  принят  эквивалентный  коэффициент  подкатки  Кпо = (Dmax/Dcp)2,  где  Dmax

и Dcp – максимальный и усредненный диаметры профилированной заготовки. По-казано,  что  вид  функции,  описывающей  связь  коэффициентов  подкатки  с  удель-ной работой деформации, не зависит от свойств материала заготовки, а зависит от

вида деформации, обеспечивающей направление максимального макропотока ма-териала. Установлено, что безручьевое профилирование заготовок до эквивалент-ных  коэффициентов  подкатки    Кпо.max = 1,1…4,9  требует  в  2…8,5  раз  меньше  за-трат  удельной  работы  деформации,  чем  сопоставимое  профилирование  в  ручьях

штампов или калибрах специализированного оборудования.

5.  Разработана  аналоговая  модель  для  прогнозирования  бочкообразования  за-готовки  при  подготовительной  осадке  плоскопараллельными  плитами,  которая  фе-номенологически  учитывает  материал  и  термомеханические  условия  деформирова-ния. Выявлено, что средняя погрешность между результатами расчетов коэффициен-та  объемной  бочкообразности  λ  по  разработанной  модели  и  экспериментальными

данными составляет:  для  АД1  при 18 °С – 9,7 %, для  АД1 при 400 °С –  12,4  %,  для

М1 при 18 °С – 14,3 %, для М1 при 850 °С – 13,8 %, для Л60 при 18 °С – 13,2 %. Ус-тановлено,  что  расчеты  коэффициента  бочкообразности  по  классической  модели

443

Я.М. Охрименко приводят к заниженным результатам (до 24,5 % для Ст.3; до 5,9 %

для АД1; до 5,1 % для М1) при горячей, и завышенным результатам (до 54,4 % для

АД1; до 44,3 % для М1; до 30,3 % для Л60) при холодной осадке геометрически по-добных заготовок. Это позволило учесть количественные различия бочкообразности

при технологических расчетах подготовительной осадки, скорректировать геометрию

штамповочных ручьев, уточнить степень деформации заготовки и развить метод оп-ределения изменений коэффициента контактного трения на протяжении осадки.

6. Получены  регрессионные  зависимости  макропоказателей  формоизменения

при  осадке  цилиндрических  заготовок  выпуклыми  продолговатыми  плитами  от  ос-новных технологических факторов в диапазоне Н0/D0 = 1,0…2,0, R/D0 = 0,5…2,5 и ε =

0,1…0,5  для  таких  материалов  и  условий  деформирования:  ССу  при  t  =  18  °С;  АД1

при t = 20…400 °C и ξ = 0,4…30 с-1; М1 при t = 20…900 °C и ξ = 0,4…30 с-1; сталей

38ХС, Ст.3 и 15Г2 при t = 900…1200 °C и ξ = 0,5…30 с-1. Установлены количествен-ные различия значений макропоказателей формоизменения геометрически подобных

заготовок  после  профилирования  выпуклыми  продолговатыми  плитами;  при  этом,

максимальное  отличие,  выявленное  для  показателей  высотной  неравномерности  де-формации  (h1 – h)/H0  при  профилировании  алюминиевых  (400 °С)  и  свинцовых

(18 °С) заготовок, составило 14,5 %. На основе полученных результатов разработаны

рекомендации по проектированию технологий штамповки поковок пластин с предва-рительным  безручьевым  профилированием  осадкой  выпуклыми  продолговатыми

плитами, по расчету размеров заготовки и  профиля инструмента для осадки.

7.  Установлены  закономерности  влияния  геометрии  бойков  (плоских,  выпук-лых  продолговатых,  конических)  и  условий  на  контакте  на  показатели  напряженно-деформированного  состояния  и  использование  запаса  пластичности  при  профилиро-вании  заготовок  осадкой,  что  позволило  сформировать  научно  обоснованный  ком-плекс  требований  к  режимам  деформации.  Определено,  что  увеличение  отношения

R/D0 выпуклых продолговатых плит с 0,5 до 2,5, так же как и увеличение угла α при

основании конусных плит с 12,5° до 17,5°, приводит к снижению степени использова-ния запаса пластичности на 10…35 %, а применение технологических смазок умень-шает  коэффициент  жесткости  схемы  напряженно-деформированного  состояния  на

8…35 % и снижает степень использования запаса пластичности на 4…15 %.

8. Теоретически установлены закономерности изменения относительного радиуса

кривизны  нейтрального  слоя,  смещения  нейтральной  линии  деформаций  и  изменения

444

деформаций на внутреннем и внешнем радиусах по биссектрисе угла изгиба цилиндри-ческих заготовок при продольном изгибе. Определено, что по биссектрисе изогнутых до

εу = 20…50 % заготовок с L0/D0 ≥ 5,0 существует область деформаций растяжения, а за-готовки с L0/D0 < 5,0 полностью находятся в области сжатия. Впервые экспериментально

установлены закономерности изменения формы, силовых режимов и смятия торцов при

продольном изгибе заготовок с L0/D0 от 7,0 до 15,0, а также выявлены закономерности

формоизменения при продольном изгибе пластин с H0/B0 от 3,5 до 8,0 (и отдельно 18,5).

Выявлены условия появления дефекта «зажим» при профилировании продольным изги-бом заготовок прямоугольного поперечного сечения. Полученные результаты позволяют

рассчитывать переходы штамповки, выбирать исходную заготовку и назначать техноло-гические режимы профилирования продольным изгибом. Показано, что в случае осадки

сплошных цилиндрических заготовок с L0/D0 ≥ 7,0, а также при продольном изгибе труб-чатых заготовок, безручьевое формообразование может быть завершающим.

9.  Разработана  математическая  модель  (достоверность  которой  подтверждена

экспериментально  с  погрешностью  до  15  %)  для  определения  напряженно-деформированного состояния в любой точке и для расчета формоизменения продоль-но  изгибаемой  трубчатой  заготовки.  Выявлено,  что  наиболее  опасными  с  точки  зре-ния овализации и складкообразования являются поперечные сечения заготовки на 1/2,

1/8  и  7/8  её  высоты,  из-за  максимумов  сжимающих  напряжений  в  них.  Определены

критические степени продольного изгиба (εу < εу.кр) по условию возникновения в заго-товке напряжения, приводящего к её овализации. Для поперечного сечения по биссек-трисе угла продольного изгиба трубчатой заготовки выполнен анализ предельных со-стояний, которые отвечают: 1) переходу из упругой в пластическую область; 2) нача-лу овализации при значительных деформациях (εу ≥ εу.кр). Установлены закономерно-сти  изменения  показателей  формы  при  продольном  изгибе  трубчатых  заготовок  из

меди М1 и латуни Л98. Полученные результаты положены в основу технологических

решений по производству изогнутых трубчатых элементов. Они позволяют прогнози-ровать  накопленную  деформацию  и  технологическую  наследственность  гнутых  пат-рубков  на  стадии  проектирования,  а  также  оценивать  их  эксплуатационные  преиму-щества в виде снижения коэффициента гидравлического сопротивления не менее чем

в 5 раз, по сравнению с патрубками, полученными гибкой в штампах.

10.  Разработана  математическая  модель  изменения  теплового  поля  неравно-мерно нагретой по высоте цилиндрической заготовки, остывающей на плоской плите,

445

с определением теплового состояния данной плиты. Модель учитывает изменение те-плофизических свойств материалов и начальную форму градиентной кривой теплово-го  состояния  заготовки.  На  основе  автоматизированных  расчетов  по  модели  опреде-лены условия соблюдения технологического интервала температур для интенсифика-ции безручьевого профилирования, и уточнена информация для проектирования элек-тротермических нагревательных устройств в технологических линиях штамповки.

Уточнены  закономерности  влияния  условий  локальной  температурной  ин-тенсификации  при  растяжении  с  разрывом  заготовок  на  напряженно-деформированное состояние металла, прогнозируемое формообразование концево-го заострения и технологическую наследственность изделий. Разработка отличает-ся  тем,  что  экспериментальные  исследования  выполнены  на  заготовках  с  различ-ным  (круглым  и  квадратным)  профилем  поперечного  сечения  при  варьировании

длины  участка  местного  нагрева  от  1,1  до  3,15  эквивалентного  диаметра  сечения

исходной  заготовки.  Новые  результаты  позволяют  рассчитывать  конечное  формо-изменение,  коррелировать  размеры  конечного  заострения  и  участка  местного  на-грева,  определять  величину  рабочего  хода  прессовой  машины  при  производстве

длинномерных  изделий  с  заостренным  концом  способами  растяжения  с  разрывом

заготовки на две поковки. При исследовании новой технологии получения длинно-мерных поковок  с  заостренным  концом  проведено  сравнение  показателей  степени

использования запаса пластичности, рассчитанных по разным методам, а металло-графический  анализ  подтвердил  отсутствие  дефектов,  удовлетворительную  техно-логическую наследственность и наличие благоприятной текстуры изделий.

11.  Научные  результаты  использованы  в  методиках  расчетов,  программных

продуктах, новых и усовершенствованных технологиях, которые внедрены на метал-лургических  и  машиностроительных  предприятиях  ПАО  «МК  «Азовсталь»,  ПАО

«ММК им. Ильича», ЗАО «Азовэлектросталь», ЧАО «ГСКТИ» (г. Мариуполь), а так-же на малых производственных предприятиях ЧП «ДАНВИС», ООО «Стредл файненс

груп»,  ООО  «НПКФ  СПЕЦПРОМСЕРВИС»,  ООО  «Азовмегамет»  (г. Мариуполь)  и

ООО «Новые технологии» (г. Никополь). Усовершенствование технологий штампов-ки  поковок  различных  типов  позволило  достичь  экономии  основных  материалов  на

уровне 5…22 %. Результаты работы нашли применение в учебном процессе при чте-нии  специальных  дисциплин  на  кафедрах  «Кузнечно-штамповочное  производство»

(ГВУЗ «ПГТУ») и «Обработка металлов давлением» (НМетАУ).

446

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.  Бялковская В. С. Технические и экономические основы кузнечного произ-водства / В. С. Бялковская, Г. А. Брянский. – М.: Машиностроение, 1972. – 272 с.

2.  Охрименко Я. М. Технология  кузнечно–штамповочного  производства  /

Я. М. Охрименко. – М.: Машиностроение, 1976. – 599 с.

3.  Семенов Е. И. Концепция  восстановления  и  развития  кузнечно-штамповочного  производства  в  машиностроении  России  /  Е. И. Семенов,  Г. П.

Трегубов // Вестник машиностроения. – 2000. – № 2. – С. 50–61.

4.  Буторина И. В. Основы устойчивого развития металлургической отрасли

/ И. В. Буторина. – Донецк: Каштан, 2005. – 332 с.

5.  Обработка  металлов  давлением  в  машиностроении  /  П. И. Полухин,

В. А. Тюрин, П. И. Давидков, Д. Н. Витанов. – М.: Машиностроение; София: Тех-ника, 1983. – 279 с.

6.  Семенов Е. И. Ковка  и  объемная  штамповка  /  Е. И. Семенов. –  М.:  Выс-шая школа, 1972. – 352 с.

7.  Ипатов М. И. Рентабельность  машиностроительной  продукции  при  измене-нии объёма продаж / М. И. Ипатов // Вестник машиностроения. – 1993. – № 2. – С. 59–61.

8.  Ковка и штамповка: справочник. В 4 т. Т. 1. Материалы и нагрев. Обору-дование. Ковка / под ред. Е. И. Семенова. – М.: Машиностроение, 1985. – 568 с.

9.  Ковка и объемная штамповка стали : справочник : в 2-х т. Т. 1. / кол. авт.:

А. Н. Брюханов [и др.]; под ред. М. В. Сторожева. – М.: Машиностроение, 1967. –

435 с.

10.  Эдуардов М. С. Штамповка в закрытых штампах / М. С. Эдуардов. – Л.:

Машиностроение, 1971. – 240 с.

11.  Журавлёв  А. З.  Основы  теории  штамповки  в  закрытых  штампах  /  А. З.

Журавлёв. – М.: Машиностроение, 1973. – 224 с.

12.  Гликин  Н. М.  Технология горячей  обработки  металлов  / Н. М.  Гликин,

М. Н. Сосенко. – М.: Машгиз, 1961. – 280 с.

13.  Мылко  С. Н.  Штамповка  роликов  трактора  С–80  из  литых  заготовок  /

С. Н. Мылко, Ф. Ф. Рубашин. – М.: Машгиз, 1954. – 104 с.

447

14.  Ширяев  А. Ф.  Опыт  работы  кузнечного  цеха  /  А. Ф.  Ширяев. –  М.:

Машгиз, 1953. – 127 с.

15.  AutoForge  combined  casting  and  forging  process  //  Metal  Forming. –

1969. – № 7 (July). – P.196–198.

16.  Быков  П. А.  Жидкая  штамповка  металлов  при  изготовлении  инстру-мента  для  опытного  и  мелкосерийного  производства  /  П. А.  Быков  //  Кузнечно–

штамповочное производство. – 1971. – № 4. – С. 41–42.

17.  Базна  М. М.  Возможность  производства  пустотелых  цилиндрических

машиностроительных  поковок  из  центробежно-литых  заготовок  /  М. М. Базна,

А. Г. Ступка, М. Н. Базна // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском

в металургії і машинобудуванні. – Краматорськ, 2003. –  С. 381–383.

18.  Мигачёв  Б. А. Экспериментальное исследование деформированного состоя-ния при формоизменении заготовок с трефообразным поперечным сечением / Б. А. Ми-гачёв, В. П. Волков // Кузнечно-штамповочное производство. – 1995. – № 10. – С. 5–7.

19.  Тюрин  В. А. Инновационные  технологии  ковки  /  В. А. Тюрин  //  Куз-нечно-штамповочное  производство.  Обработка  материалов  давлением. –  2006. –

№ 5. – С. 27–29.

20.  Ковка  слитков  на прессах /  Л. Н.  Соколов  [и  др.];  под ред.  Л. Н.  Соко-лова. – К.: Техніка, 1984. – 127 с.

21.  Пысин  Н. И. К  вопросу  модернизации  молотовых  линий  для  штампов-ки  изделий  типа  балок  передних  осей  и  коленчатых  валов  /  Н. И. Пысин,

А. Н. Петров  //  Кузнечно-штамповочное  производство.  Обработка  материалов

давлением. – 2010. – №5. – С. 44–48.

22.  Поперечно-клиновая  прокатка  в  машиностроении  /  А. И. Целиков  [и

др.]; под ред. А. И. Целикова. – М.: Машиностроение, 1982. – 192 с.

23.  Сухоруков  С. І.  Визначення    напружень  в  заготовці  при  поперечно-клиновій  прокатці    /  С. І.  Сухоруков    //    Вісник    Хмельницького    національного

університету. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – № 1. – С.12–16.

24.  Dong Yaomin   Analysis of stress in cross wedge rolling with application to

failure / Yaomin Dong, K. A. Tagavi, M. R. Lovell, Zhi Deng // International Journal of

Mechanical Sciences. – 2000. – № 42. – P. 1233-1253.

448

25.  Pater  Z.  Experimental  and  Theoretical  Analys  of  the  Cross-Wedge  Rolling

Process in Cold Forming Conditions / Z. Pater, A. Tofil // Archives of Metallurgy and

Material. – 2007. – Vol. 52. – P. 289–297.

26.  Добровлянский  С. Н.  Исследование  процесса  профилирования  заготовок

под штамповку вальцовкой в валках с калибрами постоянного сечения : дис. ... канд.

техн. наук : 05.03.05 / Добровлянский Сергей Николаевич. – Киев, 1980. – 173 с.

27.  Смирнов В. К. Горячая вальцовка заготовок / В. К. Смирнов, К. И. Лит-винов, С. В. Харитонин. – М.: Машиностроение, 1980. – 150 с.

28.  Багмет М. Н. Изготовление  рабочих  лопаток  компрессора  с  применени-ем точной штамповки и вальцовки / М. Н. Багмет [и др.] // Кузнечно-штамповочное

производство. Обработка материалов давлением. – 2005. – № 6. – С. 14–17.

29.  Скрябин С. А. Изготовление поковок из алюминиевых сплавов горячим

деформированием / С. А. Скрябин. – Киев: КВІЦ, 2004. – 346 c.

30.  Скрябин С. А. Технология горячего деформирования заготовок из алю-миниевых сплавов на ковочных вальцах : монография / С. А. Скрябин. – Винница:

О. Власюк, 2007. – 284 c.

31.  Атрошенко А. П. Определение  областей  эффективного  применения

вальцовки  заготовок  под  последующую  штамповку  /  А. П.  Атрошенко,  Ю. С.

Прокофьев // Кузнечно–штамповочное производство. – 1970. – № 2. – С. 37–39.

32.  Омельченко П. П.  Исследование  удельных  давлений  и  крутящего  мо-мента при прокатке полос в гладких валках с переменным обжатием: дис. ... канд.

техн. наук : 05.03.05 / Омельченко Петр Платонович. – Киев, 1966. – 192 с.

33.  Морозов  Л. В.  Некоторые  особенности  продольной  периодической

прокатки в валках постоянного радиуса с переменным обжатием за пропуск : дис.

... канд. техн. наук : 05.03.05 / Морозов Леонид В. – Киев, 1968. – 168 с.

34.  Коваленко С. С. Разработка  и  внедрение  процесса  продольно–

копировального  профилирования  клиновых  полос :  дис.  ...  канд.  техн.  наук :

05.03.05 / Коваленко Сергей Станиславович. – Киев, 1987. – 210 с.

35.  Стан  для  прокатки  профилей  переменного  сечения:  а.с.  821010  СССР,

МКИ  В  21  Н  8/00  /  А. А.  Низков  [и  др.]. –  № 2726024/25–27;  заявл.  20.02.79;

опубл. 15.04.81, Бюл. № 14. – 4 с. : ил.

449

36.  Стан  для  прокатки  профилей  переменного  сечения:  а.с.  969398  СССР,

МКИ В 21 Н 8/00 / П.С. Вишневский [и др.]. – № 3220270/25–27; заявл. 18.22.80;

опубл. 30.10.82, Бюл. № 40. – 4 с. : ил.

37.  Гогаев К. А. Исследование  гидропривода  нажимного  механизма  стана

для  вальцовки :  дис.  ...  канд.  техн.  наук :  05.03.05  /  Гогаев  Казбек  Александро-вич. – Киев, 1980. – 195 с.

38.  Атрошенко А. П. Изготовление  поковок  под  кривошипными  и  винто-выми прессами. Вып. 5 / А. П. Атрошенко, Г. Т. Оболдуев, С. М. Хесин / под ред.

П. В. Камнева. – М.; Л.: Машгиз, 1958. – 129 с.

39.  Рябичева Л. А. Взаимосвязь  параметров  пластического  деформирова-ния  и  структурообразования  в  порошковых  пористых  телах  /  Л. А. Рябичева,

О. П. Гапонова  //  Обработка  материалов  давленим :  сб. науч. тр. – Краматорськ. –

№1(20). – 2009. – С. 193–198.

40.  Стоянов А. А. О влиянии технологии производства на свойства загото-вок  из порошковых  низколегированных  сталей  /  А. А.  Стоянов  //  Ресурсозберіга-ючі  технології  виробництва  та  обробки  тиском  матеріалів  у  машинобудуванні:

зб. наук. пр. – Луганськ: вид–во СНУ ім. В. Даля, 2002. – С. 248–253.

41.  Баглюк  Г. А. Вплив  гарячого  штампування  на  структуру  та  властивості

порошкових матеріалів з високолегованих сталей та сплавів / Г. А. Баглюк //  Ресур-созберігаючі  технології  виробництва  та  обробки  тиском  матеріалів  у  машинобуду-ванні: зб. наук. пр. – Луганськ: вид–во СНУ ім. В. Даля, 2011. – №1(12) – С. 155–163.

42.  Горячая  штамповка  карбидосталей  /  Г. А.  Баглюк,  И. Д. Мартюхин,

Т. М. Павлыго [и др.] // Наукові нотатки : міжвуз. зб. – Вип. 20. – Луцьк, 2007. – С. 14–19.

43.  Narayanasamy  R.  Some  features  on  hot  forging  of  powder  metallurgy  sin-tered high strength 4% titanium carbide composite steel performs under different stress

state  conditions  /  R.  Narayanasamy,  V.  Senthikumar,  K. S. Pandey  //  Materials  &  De-sign. – 2008. – Vol. 29, № 7. – P. 1380–1400.

44.  Рябичева  Л. А. Новые  порошковые  материалы:  структура  и  свойства  /

Л. А. Рябичева  //  Ресурсозберігаючі  технології  виробництва  та  обробки  тиском

матеріалів у машинобудуванні: зб. наук. пр. – Луганськ: вид–во СНУ ім. В. Даля,

2011. – №1(12). – С. 3–12.

450

45.  P/M forging preforms // Metal Forming. – 1969. – № 11 (December). – P. 352.

46.  Вяль О. Ю. Розробка технології пресування порошкових матеріалів, яка

забезпечує можливість їхньої обробки у неспеченому стані : автореф. дис. ... канд.

техн. наук : 05.03.05 / Вяль Олена Юріївна. – Краматорськ, 2003. – 19 с.

47.  Акаро  И. Л.  Классификация  поковок  и  технологических  переходов  го-рячей  штамповки  /  И. Л.  Акаро  //  Кузнечно–штамповочное  производство. –

1980. – № 1. – С. 8–11.

48.  Овчинников  А. Г.  Штамповка  выдавливанием  поковок  с  боковыми  от-ростками и фланцами / А. Г. Овчинников, О. Ф. Дрель, И. С. Поляков // Кузнечно–

штамповочное производство. – 1979. – № 4. – С. 10–13.

49.  Ковка и  штамповка  :  Справочник.  В  4 т.  / Ред.  совет:  Е. И.  Семенов  [и

др.] –  М.: Машиностроение,  1986. –  Т. 2.  Горячая  объемная  штамповка  /  под ред.

Е. И. Семенова. – 1986. – 592 с.

50.  Ковка  и  объемная  штамповка  стали :  справочник :  в  2-х  т.  Т. 2.  /  Кол.

авт.:  В. А. Бабенко  [и  др.];  под  ред.  М. В. Сторожева. –  М.:  Машиностроение,

1967. – 448 с.

51.  Иванюк  А. В.  Классификация  поковок,  штампуемых  на  кривошипных

горячештамповочных  прессах  /  А. В.  Иванюк  //  Вестник  машиностроения. –

1988. – № 1. – С. 45–48.

52.  Кондратенко  В. Г.  Классификация  деталей,  получаемых  осадкой  /  В. Г.

Кондратенко, В. Н. Гречищев // Вестник машиностроения. – 1988. – № 5. – С. 54–58.

53.  Алиев  И. С.  Поиск  и  классификация  новых  технологических  способов

выдавливания // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії

і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ; Слов’янськ, 2000.– С. 207–212.

54.  Маковецкий  В. В. К  систематизации  форм  поковок  сложной  простран-ственной конфигурации из титановых сплавов, получаемых горячей штамповкой /

В. В. Маковецкий,  А. В. Маковецкий  //  Вісник  Донбаської  державної  машинобу-дівної академії. – Краматорськ, 2008. – № 1. – С. 100–104.

55.  Тетерин  Г. П.  Основы  оптимизации  и  автоматизации  проектирования

технологических  процессов  горячей  объёмной  штамповки  /  Г. П.  Тетерин,

П. И. Полухин. – М.: Машиностроение, 1979. – 289 с.

451

56.  Шнейберг В. М. Кузнечно-штамповочное  производство  Волжского  ав-томобильного  завода / В. М. Шнейберг,  И. Л. Акаро. –  М.:  Машиностроение,

1977. – 304 с.

57.  Семендий  В. И.  Прогрессивные  технология,  оборудование  и  автомати-зация  кузнечно-штамповочного  производства  КамАЗа  /  В. И. Семендий,

И. Л. Акаро, Н. Н. Волосов. – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.

58.  Тимощенко В. А.  Безоблойная  штамповка  поковок  с  изогнутой  осью  /

В. А. Тимощенко, В. В. Ермилов. – Кишинев: Штиинца, 1980. – 84 с.

59.  Данченко В. М. Теорія процесів обробки металів тиском / В. М. Данченко,

В. О. Гринкевич, О. М. Головко. – Дніпропетровськ: Пороги, 2008. – 370 с.

60.  Натанзон  М. Я. Разработка  расчетно-экспериментального  метода  опре-деления  температуры  конца  штамповки  на  основе  теплового  анализа  инструмен-та:  автореф. дис.  …  канд. техн. наук  :  05.03.02  /  Натанзон  Михаил  Яковлевич. –

Куйбышев, 1973. – 27 с.

61.  Брюханов А. Н.  Горячая  штамповка.  Конструирование  и  расчет  штам-пов / А. Н. Брюханов, А. В. Ребельский. – М.: Машгиз, 1952. – 666 с.

62.  Володин И. М.  Система  основных  принципов  проектирования  процессов

горячей объемной штамповки и созданные на её основе технологии / И. М. Володин,

А. А.  Ромашев  //  Кузнечно–штамповочное  производство.  Обработка  материалов

давлением. –  2008. – № 9. – С. 19–29.

63.  Yu  Chun.  Комбинированные  зависимости  и  управление  особенностями

формы штампованных деталей /  Yu Chun, Zhou Xiong-hui, Zhang Yong-ging // Dept.

of Plasticity Forming Eng. – Shanghai Jiaotong Univ.: China, Shanghai 200030. – Shang-hai jiaotong daxue xuebao = J. Shanghai Jiaolong Univ. – 2000. – № 10. – P. 1444–1448.

64.  Шестаков Н. А.  Задачи  оптимизации  в  штамповочном  производстве  /

Н. А.  Шестаков  //  Удосконалення  процесів  та  обладнання  обробки  тиском  в

металургії і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2008.– С. 104–109.

65.  Володин И. М. Сравнительный  анализ  традиционных  и  новых  техноло-гических  процессов  изготовления  поковок  с  развитым  фланцем  /  И. М. Володин,

С. А. Бирюков  //  Удосконалення  процесів  та  обладнання  обробки  тиском  в

металургії і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2006.– С. 284–287.

452

66.  Артес А. Э.  На  пути  совершенствования  технологии  производства  поко-вок  /  А. Э.  Артес  //  Удосконалення  процесів  та  обладнання  обробки  тиском  в

металургії і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2007.– С. 202–207.

67.  Маковецкий А. В. Использование конечно–элементного моделирования в

ряде  задач  обработки  металлов  давлением  /  А. В.  Маковецкий,  А. В.  Маковецкий  //

Обработка  материалов  давлением:  сб.  науч.  тр. –  Краматорск:  ДГМА,  2008. –

№ 1 (19). – С. 61–66.

68.  Биба  Н. В.  Применение программы  QFORM  2D/3D  для разработки  ма-лоотходной  технологии  штамповки  /  Н. В.  Биба,  С. А.  Стебунов  //  Сучасні  про-блеми металургії. Наукові вісті: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Системні техно-логії, 2002. – Т. 5 : Пластична деформація металів. – С. 221–226.

69.  Pan Wenke. FE analysis of multi-cycle micro-forming through using closed-die  upsetting  models  and  forward  extrusion  models  /  Pan  Wenke,  Qin  Yi  //  J. Mater.

Process. Technol. – 2008. – № 1–3. – С. 220–225.

70.  Семенов  Е. И. Исследование  процессов  штамповки  и  прессования  :  дис.

… докт. техн. наук : 05.03.05 / Семенов Евгений Иванович. – Москва, 1972. – 498 с.

71.  Борисов  А. В.  Построение  модели  качества  процесса  при  математиче-ском моделировании горячей объемной штамповки детали «шестерня венечная» /

А. В.  Борисов  //  Обработка  материалов  давлением:  сб.  науч.  тр. –  Краматорск:

ДГМА, 2008.– № 1(19). – С. 5–11.

72.  Шрамко А. В. Обоснование  и разработка  рациональной  технологии  из-готовления железнодорожных колес повышенного качества с учетом истории де-формирования : дис. … канд. техн. наук : 05.03.05 / Шрамко Александр Викторо-вич. – Днепропетровск, 2006. – 148 с.

73.  Закиров  Д. М. Развитие  теории  оценки  качества  и  практики  производ-ства  метизов  автомобильного  назначения  на  основе  разработки  конкурентоспо-собных  технологий :  автореф.  дис.  …  докт.  техн.  наук  :  05.02.23 /  Закиров  Диль-фат Минияхметович. – Магнитогорск, 2008. – 47 с.

74.  Овчинников  А. Г.  Основы  теории  штамповки  выдавливанием  на  прес-сах / А. Г. Овчинников. – М.: Машиностроение, 1983. – 200 с.

453

75.  Богоявленский К. Н. Изготовление  деталей  холодным  поперечным  выдав-ливанием / К. Н. Богоявленский, И. С. Алиев, М. А. Атаянц // Организация и механиза-ция кузнечно-прессового производства. – М.: НИИинформтяжмаш, 1976. – С. 155–166.

76.  Евстратов В. А.  Основы  технологии  выдавливания  и  конструирования

штампов / В. А. Евстратов. – Харьков: Вища шк., 1987. – 143 с.

77.  Евстратов В. А.  Состояние,  направления  развития  и  проблемы  холод-ного  и  полугорячего  выдавливания  /  В. А.  Евстратов  //  Кузнечно-штамповочное

производство. – 1985. – № 10. – С.10–11.

78.  Алиев  И. С. Технологические  возможности  новых  способов  комбини-рованного выдавливания / И. С. Алиев // Кузнечно-штамповочное производство. –

1990. – № 2. – С. 7–10.

79.  Алиев И. С. Формоизменение  при  радиально-прямом  выдавливании  на

оправке  /  И. С. Алиев,  Л. И. Алиева,  Я. Г. Жбанков  //  Обработка  материалов  дав-леним: сб. научн. тр. – Краматорськ: ДГМА, 2008. – № 1(19). – С.171–176.

80.  Воллак  А.  Горячая  штамповка  в  разъёмных  матрицах  на  прессе  двойного

действия / А. Воллак // Кузнечно-штамповочное производство. – 1985. – № 3. – С. 3–5.

81.  Алиев И. С.  Проектирование  штампов  с  подвижными  и  разъёмными

матрицами  /  И. С. Алиев,  В. А. Овчаренко,  А. И. Лобанов    //  Удосконалення  про-цесів  та  обладнання  обробки  тиском  в  металургії  і  машинобудуванні:

зб. наук. пр. – Краматорськ-Хмельницький, 2002. – С. 423–427.

82.  Грідасов  В. М.  Удосконалення  ресурсозберігаючих  процесів  штампу-вання  порожніх  деталей  з  фланцем  на  базі  використання  технологічних  способів

комбінованого видавлювання: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.03.05 / Гріда-сов Вадим Михайлович. – Краматорськ, 1999. – 18 с.

83.  Солодун Е. М. Удосконалення процесів точного об’ємного штампуван-ня ступінчастих стрижневих деталей з фланцем :  автореф. дис. ... канд. техн. на-ук : 05.03.05 / Солодун Євген Михайлович. – Краматорськ, 2003. – 19 с.

84.  Алієва Л. І. Удосконалення  процесів  холодного  видавлювання  вісеси-метричних деталей з фланцем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Алієва

Лейла Іграмотдіновна. – Краматорськ, 2006. – 20 с.

454

85.  Музичук В. І. Удосконалення  технологічних  процесів  холодного  фор-мозмінювання  з  однотипним  механізмом  деформації  на  основі  теорії  деформує-мості  :  автореф.  дис.  ...  канд.  техн.  наук:  05.03.05  /  Музичук  Василь  Іванович. –

Вінниця, 2006. – 19 с.

86.  Кириця І. Ю. Удосконалення  процесів  холодного  пластичного  дефор-мування  при  отриманні  вісесиметричних  заготовок  з  глухим  отвором  :  автореф.

дис. ... канд. техн. наук: 05.03.05 / Кириця Інна Юріївна. – Вінниця, 2008. – 20 с.

87.  Сивак И. О. Оценка  вероятности  разрушения  штампованных  заготовок

/ И. О. Сивак // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металу-ргії і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2000.– С. 34–37.

88.  Сивак І. О.  Розвиток  прикладної  теорії  деформуємості  металів  та  її  за-стосування для аналізу та удосконалення процесів обробки тиском : автореф. дис…

д-ра. техн. наук: 05.03.05 / Сивак Іван Онуфрійович. – Краматорськ, 2001. – 36 с.

89.  Winch R. E. Hot forging processes / R. E. Winch // Metal forming. – 1970. –

№ 7 (July). – P. 190–196.

90.  Хмара С. М. Определение области рационального применения КГШП и

ПШМ    /    С. М.  Хмара,  Н. Н.  Марюта,  В. А.  Алеев    //    Кузнечно–штамповочное

производство. – 1970. – № 1. – С. 35–37.

91.  Роганов М. Л. Развитие  операций  свободной  ковки  на  кривошипных

прессах / М. Л. Роганов // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском

в металургії і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2007.– С. 198–201.

92.  Бойцов В. В. Горячая штамповка / В. В. Бойцов, И. Д. Трофимов. – М.:

Высш. школа, 1978. – 304 с.

93.  Automatic  idle  adjusting  apparatus  with  side  shift  function :  пат.  7290429

США  МПК  В  21  D  43/20  (2006.01)  /  Kim  Youg-Myong;  Kia  Motors  Corp. –

№ 11/299357 ;  заявл.  08.12.2005 ;  опубл.  06.11.2007 ;  приоритет  20.10.2005. –

№ 10-2005-0099069 : НПК 72/405.08.

94.  Камнев П. В. Групповой  метод  производства  поковок  / П. В. Камнев. –

Л.: Лениздат, 1961. – 207 с.

95.  Тарновский И. Я. Свободная ковка на прессах / И. Я. Тарновский, В. Н.

Трубин, М. Г. Златкин  – М.: Машиностроение, 1967. – 328 с.

455

96.  Вплив  геометричних  параметрів  заготовки  на  утворення  утяжини  при

осадці  диска  на  плиті  з  отвором  /  І. С. Алієв,  О. Є. Марков,  С. В. Янчук  та  ін.  //

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобу-дуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2007. – С. 188–191.

97.  Петров П. А. Исследование трения при горячей изотермической осадке

алюминиевого сплава АМГ6 с помощью системы QFORM / П. А. Петров [и др.] //

Изв.  ТулГУ.  Сер.  «Механика  деформируемого  твердого  тела». –  Тула:  Изд-во

ТулГУ, 2004. – Вып.1. – С. 162–171.

98.  Добров  И. В.  Анализ  процессов  трения  твердых  и  пластически  дефор-мируемых  тел  в  механике  машин  на  примере  осадки  симметричной  заготовки

плоскими бойками / И. В. Добров // Кузнечно-штамповочное производство – Об-работка металлов давлением. – 2009. – № 3. – С. 3–9.

99.  Inverse  analysis  applied  to  the  evaluation  of  friction  and  rheological  pa-rameters  in hot  forming of steel  /  Szyndler D.,  M.  Pietrzyk,  J. G. Lenard,  S. H. Fyke  //

Proc. 8th International Conference Metal Forming’ 2000, Sept. 3–7.2000. – Krakow; Po-land, 2000. – P.101–106.

100.  Зильберг Ю. В. Некоторые  вопросы  теории  прокатки  и  осадки  метал-ла  /  Ю. В.  Зильберг  //  Металлургическая  и  горнорудная  промышленность. –

2009. – № 1. – С. 69–73.

101.  Воронцов А. Л. Исследование осадки цилиндрической заготовки с за-трудненным  течением  металла  на  одном  из  торцов  /  А. Л.  Воронцов  //  Вестник

машиностроения. – 2009. – № 2. – С. 67–74.

102.  Воронцов А. Л. Осадка заготовки с разным расширением на верхнем и

нижнем торцах / А. Л. Воронцов // Кузнечно-штамповочное пр-во. Обработка ма-териалов давлением. – 2007. – № 4. – С. 3–12.

103.  Воронцов А. Л. Осадка малопластичных материалов без обжатия обо-лочек  /  А. Л.  Воронцов  // Кузнечно-штамповочное  пр-во.  Обработка  материалов

давлением. – 2007. – № 9. – С. 3–7.

104.  Воронцов А. Л. Теория осадки малопластичных материалов в пластичных

оболочках / А. Л. Воронцов // Вестник машиностроения. – 2009. – № 3. – С. 71–75.

456

105.  Дмитриев А. М.  Общая  теория  осадки  и  высадки  цилиндрических  за-готовок  /  А. М.  Дмитриев,  А. Л.  Воронцов  //  Вестник  МГТУ  им.  Н. Э.  Баумана.

Сер. «Машиностроение». – 2004. – № 1. – С.82–103.

106.  Биякаева Н. Т. Напряженно-деформированное  состояние  заготовки  при

штамповке в инструменте с изменяющейся рабочей формой / Н. Т. Биякаева // Кузнеч-но-штамповочное пр-во. Обработка материалов давлением. – 2009. – № 3. – С. 38–41.

107.  Chelu Gh. Influence  of  forming  degree  on  the  forging  productivity  /  Chelu

Gh., Griban N. // Sci. Bull. B. Politechn. Univ. Bucharest. – 1999.  – № 3–4. – P. 239–248.

108.  Яковлев С. П. Изменение коэффициента трения в зависимости от ско-рости деформирования и вида технологической смазки / С. П. Яковлев // Изв. ву-зов. Машиностроение. – 1987. – № 3. – С. 21–26.

109.  Воронцов А. Л. Теория  малоотходной  штамповки  /  А. Л. Воронцов. –

М.: Машиностроение, 2005. – 859 с.

110.  Воронцов А. Л.  Определение  формы  боковой  поверхности  заготовки

при  осадке  /  А. Л. Воронцов  //  Кузнечно-штамповочное  пр-во.  Обработка  мате-риалов давлением. – 2007. – № 3. – С. 7–16.

111.  Теория обработки металлов давлением / И. Я. Тарновский, А. А. Поздеев,

О. А. Ганаго [и др.]; под ред. И. Я. Тарновского. – М.: Металлургиздат, 1963. – 672 с.

112.  Теоретические основы ковки и горячей штамповки / Е. М. Макушок [и

др.] – Минск: Наука и техника, 1968. – 408 с.

113.  Охрименко Я. М.  Теория  процессов  ковки  /  Я. М. Охрименко,

В. А. Тюрин – М.: Высш. шк., 1977. – 295 с.

114.  Теория  и  технология  ковки  /  Л. Н. Соколов,  Н. К.  Голубятников,

В. Н. Ефи мов, И. П. Шелаев. – К.: Техніка, 1989. – 320 с.

115.  Трошин В. Г. Анализ  силового  режима  процессов  осадки  и  попереч-ного  выдавливания  /  В. Г. Трошин,  Д. В. Усманов,  С. В. Даниленко  //  Обработка

материалов давлением. – Краматорск: ДГМА, 2008. – №1(19). – С. 77–80.

116.  Upsetting method and upsetting apparatus: пат. 7296454 США, МПК В 21 С

23/00 (2006.01) / K. K. Showa Denko, Atushi Otaki. – № 11/497339 ; заявл. 02.08.2006 ;

опубл. 20.11.2007 ; приоритет 03.08.2005. – № 2005-224969 (Япония) ; НПК 72/256.

457

117.  Хван Д. В. Осадка со сдвигом плоских заготовок из упрочняемого ма-териала / Д. В. Хван, А. В. Попов // Изв. ТулГУ. Сер. «Механика деформируемого

твердого тела». – Тула: Из-во ТулГУ, 2005. – Вып.1. – С. 64–68.

118.  Попов А. В. Определение  деформирующей  нагрузки  в  штампе  для

осадки со сдвигом плоской заготовки / А. В. Попов // Обработка материалов дав-лением. – 2008. – № 1(19). – С. 186–188.

119.  Vorrichtung zum Umformen und/oder zum Stanzen eines Werkstücks : заявка

102006019793 Германия, МПК В 30 В 1/40 (2006.01), В 30 В 15/00 (2006.01) / Daimler

Chrysler AG, Ebner Ralf. – № 102006019793.3 ; заявл. 28.04.2006 ; опубл. 31.10.2007.

120.  Хван Д. В. Повышение  стойкости  инструментов  осадкой  с  кручением

/  Д. В. Хван  [и  др.]  //  Кузнечно-штамповочное  производство. –  2002. –  №11. –

С. 44–46.

121.  Hyunok Kim. Investigation of galling in forming galvanized advanced high

strength steels (AHSSs) using the twist compression test (TCT) / Kim Hyunok, Sung Ji-hyun, Goodwin Frank E., Altan Taylan // J. Mater. Process. Technol. – 2008. – № 1–3. –

P. 459–468.

122.  Алиев И. С. Развитие  локальных  методов  обработки  металлов  давле-нием  /  И. С. Алиев,  В. А. Матвийчук  //  Обработка  материалов  давлением. –  Кра-маторск: ДГМА, 2008. – № 1(19). – С. 201–206.

123.  Гожій С. П. Технологічна  механіка  пластичного  ресурсозберігаючого

формоутворення  вісесиметричних  деталей  обкочуванням  :  автореф.  дис.  ...  докт.

техн. наук : 05.03.05 / Гожій Сергій Петрович. – Київ, 2010. – 36 с.

124.  Кривда Л. Т. Наукові  основи  штампування  обкочуванням,  ресурсо-зберігаючі  технології  та  спеціалізоване  обладнання  :  автореф.  дис.  ...  докт.  техн.

наук : 05.03.05 / Кривда Леонід Трохимович. – Київ, 1999. – 36 с.

125.  Унксов Е. П.  Инженерные  методы  расчёта  усилий  при  обработке  ме-таллов давлением / Е. П. Унксов. – М.: Машгиз, 1955. – 280 с.

126.  Ahel A.  Plastic  prestrain  effects  the  buckling  characteristics  of  steel  /

А. Ahel // Strength Metals and Alloys: Proc. 8th Int. Conf., Tamrere, 22-26 aug. 1988. –

ICSMA. 8. – Oxford etc., 1989. – Vol. 1. – P. 259–264.

458

127.  Огородніков  В. А. Відновлення  деталей  машин  методом  пластичної

формозміни /  В. А. Огородніков,  В. Ф. Сердюк  //  Вісник  Вінницького політехніч-ного інституту. – 1996. - № 3. – С. 58–62.

128.  Хван Д. В. Осадка длинномерных заготовок как нетрадиционный спо-соб обработки металлов давлением / Д. В. Хван, А. А. Воропаев // Удосконалення

процесів  і  обладнання  обробки  тиском  в  металургії  і  машинобудуванні:

зб. наук. пр. – Краматорськ-Хмельницький, 2002. – С. 143–147.

129.  Unterschiedliche  Erwartungen  bei  den  Massivumformen  //  Stahlmarkle-ren. – 2003. 53. – № 6. – С.99.

130.  Кулик  А. Н. Апробация  процесса  восстановления  осесимметричных

полых  изделий  из  труднодеформируемых  сплавов  /  А. Н.  Кулик,  А. Ю. Коляда  //

Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобу-дуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2006.– С. 369–371.

131.  Method  for  expansion  forming  of  tubing :  пат.  6397449  США,  МПК7  В

23 З 17/00.  Vari-Form  Inc.  /  Masin  Murray R.,  Klages  Gerrald A. –  № 09/580419;  за-явл. 30.05.2000; опубл. 04.06.2002; НПК 29/421.1.

132.   Kombinierte  Axial-Radial-Umformung  durch  Elastomer-Wirkmedium  //

Maschinenmarkt. – 2008. – № 28. – C. 49.

133.  Способ утолщения стенки трубы: а.с. № 1555035 СССР, МКИ В 21 D /

В. И. Стрижок,  И. К. Козлов. –  № 1676983/25-27;  заявл. 12.07.71;  опубл.  15.10.88,

Б.И. № 13. – 2 с.

134.  Perfilov  V. I.  Investigation  of  friction  in  hot  isothermal  deformation  of

aluminium  alloy  /  V. I. Perfilov,  P. A. Petrov,  M. A. Petrov.  //  Proc.  6th  ESAFORM

Conference of Matherial Forming. – Italy, Salerno, 28-30 April, 2003. – P. 379–382.

135.  Грудев  А. П. Трение  и  смазки  при  обработке  металлов  давлением:  спра-вочник / А. П. Грудев, Ю. В. Зильберг, В. Т. Тилик. – М.: Металлургия, 1982. – 312 с.

136.  Губкин  С. И. Теория  обработки  металлов  давленим  /  С. И. Губкин. –

М.: Металлургиздат, 1947. – 532 с.

137.  Громов Н. П. Теория обработки металлов давлением / Н. П. Громов. –

М.: Металлургия. 1967. – 340 с.

459

138.  Шибаков  В. Г. Формоизменение  изношенной  детали  при  её  восста-новлении  с  помощью  симметричного  и  несимметричного  инструмента  /

В. Г. Шибаков  [и  др.]  //  Кузнечно–штамповочное  производство. Обработка  мате-риалов давлением. – 2009. – № 3. – С. 41–44.

139.  Дзугутов  М. Я.  Напряжения  и  разрывы  при  обработке  металлов  дав-лением / М. Я. Дзугутов. – М.: Металлургия, 1974. – 280 с.

140.  Тимощенко В. А. Обобщение и разработка разделительных процессов

обработки  металлов  давлением:  дис.  ...  докт.  техн.  наук :  05.03.05  / Тимощенко

Виктор Алексеевич. – Кишинев, 1989. – 526 с.

141.  Способ ковки поковок типа пластин : а.с. 1761364 СССР, МКИ В 21 J

5/00,  1/04  /  П. П. Кальченко  [и  др.]. –  № 4797745/27;  заявл.  05.03.90;  опубл.

15.09.92, Бюл. № 34. – 4 с. : ил.

142.  Способ ковки пластины : а.с. 1306632 СССР, МКИ В 21 J 5/00 / Э. В.

Веретенников  [и  др.]. –  № 3886897/25–27;  заявл.  26.04.85;  опубл.  30.04.87,  Бюл.

№ 16. – 3 с. : ил.

143.  Кузнечный боек : а.с. 837530 СССР, МКИ В 21 J 5/00, J 13/02 / А. А. Ми-шулин [и др.]. – № 2828916/25–27; заявл. 09.10.79; опубл. 15.06.81, Бюл. № 22. – 2с. : ил.

144.  Иванушкин  П. Ф.  Рациональные  методы  ковки  толстых  пластин  /

П. Ф.  Иванушкин,  Н. Т.  Костюченко  //  Обработка  металлов  давлением:  сб.  науч.

тр. – М.: Металлургия, 1969. – Вып. 18. – C. 178 – 183.

145.  Березкин В. Г.  Формоизменение  металлов  при обработке давлением /

В. Г. Березкин. – М.: Машиностроение, 1973. – 152 с.

146.  Артес  А. Э.  Технологические  процессы  изготовления  поковок  из

трубных  заготовок  /  А. Э.  Артес  //  Кузнечно-штамповочное  производство.  Обра-ботка материалов давлением. – 2003. – № 11. – С. 25–28.

147.  Малов А. Н.  Технология  холодной  штамповки  /  А. Н. Малов. –  М.:

Машиностроение, 1978. – 374 с.

148.  A matter of induction // Tool. and Prod. – 2001. – № 11. – С. 23.

149.  Романовский В. П. Справочник по холодной штамповке / В. П. Рома-новский. – М.: Машиностроение, 1990. – 674 с.

460

150.  Лысов  М. И.  Формообразование  деталей  гибкой  /  М. И.  Лысов,

Н. В. Сосов. – М.: Машиностроение, 2001. – 388 с.

151.  Попов  Е. А. Технология  и  автоматизация  листовой  штамповки  /

Е. А. Попов, В. Г. Ковалев, И. Н. Шубин. – М.: Изд-во МГТУ им. Баумана, 2000. – 480 с.

152.  Стеблюк В. И.  Разработка  теории  и  методов  интенсификации  формо-изменяющих  операций  листовой  штамповки:  дис.  …  д-ра  техн.  наук  :  05.03.05  /

Стеблюк Владимир Иванович. – Киев, 1998. – 312 с.

153.  Bending method die and bending machine used for bending method : заяв-ка №1834712 ЕПВ, МПК В 21 D 5/01 / Amada Co, Ltd Shibata Takahiro (Gtünecker,

Kinkeldey,  Stockmair  &Schwänhäusser  Anwaltssoyietät  Maximilianstrasse  58-80538,

München),  № 5807036.8;  заявл.  15.11.2005;  опубл.  19.09.2007;  приоритет

17.11.2004. – № 2004333594 (Япония).

154.  Способ изготовления крутоизогнутых колен : а.с. 1310068 (SU) 4 В 21

D  9/15  /  С. А.  Эрбейгель,  Э. И.  Письменный,  И. И.  Сагалович,  Е. С.  Сизов. –

№3990188/25-27; заявл. 21.10.85, опубл. 16.05.87, Бюл. № 18 – 3 с. : ил.

155.  Ершов А. Г. Формообразование патрубков из труб изгибом, вталкива-нием в фильеру с внутренним давлением / А. Г. Ершов // Кузнечно-штамповочное

производство. – 1974. – № 7. – С. 23–26.

156.  Устройство для гибки трубных заготовок: а.с. 1433546 (SU) 4 В 21 D

9/01  /  Э. Д.  Голод,  С. А.  Эрбейгель,  И. И.  Сагалович,  Э. И.  Письменный. –

№4036428/25-27; заявл. 14.03.86, опубл. 30.10.88, Бюл. №40.  – 7 с. : ил.

157.  Способ гибки труб : а.с. 1296262 (SU) 4 В 21 D 9/15 / Б. Н. Глухов [и

др.]. – № 4007108/25-27; заявл. 13.01.86, опубл. 15.03.87, Бюл. № 10 – 2 с.

158.  Оценка  деформируемости  крутоизогнутых  отводов  при  их  формирова-нии методом одновременной протяжки с изгибом заневоленной трубы / О. А. Розен-берг, С. Ф. Студенец, В. В. Мельниченко, В. А. Огородников, А. В. Грушко // Сучас-не машинобудування. – 1999. – № 2. – С. 49–53.

159.  Огородников В. А. Волнообразование  при  формировании  крутоизог-нутых  отводов  методом  одновременной  протяжки  с  изгибом  трубы  /

В. А. Огородников,  А. В.  Грушко  //  Вибрации  в  технике  и  технологиях. –  2000. –

№ 1(13). – С. 55–57.

461

160.  Грушко  О. В. Механіка  формозмінювання  крутозігнутих  колін  новим

методом холодного пластичного деформування як основа оцінки якості деталей :

автореф.  дис.  …  канд.  техн..  наук  :  05.03.05  /  Грушко  Олександр  Володимиро-вич. – Вінниця, 2000. – 18 с.

161.  Вопросы  устойчивости  при  гибке  труб  /  В. А. Богуслаев,

А. И. Долматов, М. Н. Багмет, О. В. Покатов // Кузнечно-штамповочное производст-во. Обработка материалов давлением. – 2009. – № 1. – С. 12–17.

162.  Вдовин С. И.  Овализация  сечения  труб  при  гибке  /  С. И. Вдовин,

В. Н. Михайлов,  Н. В. Татарченков  //  Кузнечно-штамповочное  производство.  Об-работка материалов давлением. – 2009. – № 3. – С. 21–24.

163.  Analysis of heating methods for micro parts stamping applications / Yu X.,

Qin  Y., Balendru  R. /  Department  of  Engineering  ics. Chongqing  University,  Chongq-ing 400044, China / «FE Simulation for Concurrent Design and Manufacture» ISPE in-ternational  Conference  on  Concurrent  Engineering  and  Applications  (CE2002),  Cran-field 27–31 July, 2002 // J. Process. Technol. – 2002. – № 1–2. – С. 84–91.

164.  Narayanasamy R. Forming, fracture and wrinkling limit diagram for if steel

sheets  of  different  thickness  /  R.  Narayanasamy,  C.  Narayanan  Sathiya  //  Mater.  and

Des. – 2008. – 29, № 7. – P. 1467–1475.

165.  Doubek  Pavel.  The  effect  of  forming  history  and  strain  rate  on  forming

limit diagrams / Pavel Doubek, Mirko Král // J. Technol. Plast. Technical University in

Liberec, Czech Republic. – 2007. – № 1–2. – С. 39–46.

166.  Исследование точности изготовления и сборки блоков специализиро-ванных  переналаживаемых  штампов  для  гибки  деталей  /  А. Я.  Мовшович,  Н. Д.

Жолткевич,  Н. К.  Резниченко,  Ю. А.  Кочергин,  М. М.  Буденный  //  Вісник  націо-нального технічного університету «ХПІ». – Харків: НТУ «ХПІ». – 2010. – № 43. –

С. 136–140.

167.  Tubing  bender  and  method  :  pat. 7234338  (USA),  МПК  В  21  В  45/02

(2006.01), В 21 D 9/05 (2006.01) / Mirts Richard Arthur, Bergquist (The Gates Corp.) –

№ 11/1[865] ; заявл. 09.06.2005 ; опубл. 26.06.2007 ; НПК 72/459.

462

168.  Method for bending workpieces: pat. 7373797 США, МПК В 21 D 43/10

(2006.01)  /  Rosenberger  Ag,  Rosenberger  Gerhard. –  № 10/567067 ;  заявл.

13.07.2004 ; опубл. 20.05.2008 ; НПК 72/307.

169.  Bending  machine  for  bending  bar-shaped  material:  pаt.  5203195  США

(US), МКИ B 21 D 7/02 / Kiana Ritter, Gerhard Ritter, Gerhard Schmidt (Australia). –

PCT/AT91/00001; WO 91/10519.; заявл. 12.01.90; опубл. 25.07.91. – РЖ «ИСМ» №

22-24. – М., 1994 (Вып.15, В 21).

170.  Standard tool form large tube // Tube Int. – 2001. – № 116. – С. 150.

171.  Формообразование  деталей  методом  пластического  изгиба  /

А. Я. Мовшович,  Н. К.  Резниченко,  М. М.  Буденный,  Ю. А.  Кочергин  //  Вісник

національного  технічного  університету  «ХПІ».  –  Харків:  НТУ  «ХПІ».  –  2011.  –

№ 45. – С. 164–167.

172.  Verfahren zum  maschinellen Zugumformungbiegen von Stäben, insbeson-dere  von  Rohren :  заявка  102006019321 (DE),  МПК  И  21  D  7/12  (2006.01),  В  21  D

7/14 (226.01) / Rapp Heinrich (RASI Maschinenbau Gmb. H.) – Twelmeier Mommer &

Panter  Patent  und  Rechtsanwälte,  75172  Pforzheim. –  №   1002006019321.0 ;  заявл.

24.04.2006 ; опубл. 25.10.2007.

173.  Губкин С. И.  Пластическая  деформация  металлов:  в  3  т.  Т. 1.Физико-механические основы пластической деформации / С. И. Губкин. – М.: Металлург-издат, 1960. – 376 с.

174.  Фридман Я.Б. Единая теория прочности материалов / Я. Б. Фридман. –

М.: НКАП Оборонгиз, 1943. – 98 с.

175.  Рабинович С. В.  К расчёту сжатых стержней из пластичных материа-лов  на  устойчивость  за  пределами  упругости  /  С. В. Рабинович  //  Вестник  маши-ностроителя. – 1972. – № 5. – С. 15–16.

176.  Ржаницын А. Р.  Расчет  сооружений  с  учетом  пластических  свойств

материалов / А. Р. Ржаницын. – М.: Стройвоенмориздат, 1949. – 235 с.

177.  Снитко Н. К.  Устойчивость  стержневых  систем  в  упруго-пластической области / Н. К. Снитко. – Л.: Стройиздат, 1968. – 248 с.

178.  Томлёнов А. Д. Теория  пластического  деформирования  металлов /

А. Д. Томленов. – М.: Металлургия, 1972. – 408 с.

463

179.  Качанов Л. М.  Основы  теории  пластичности  /  Л. М. Качанов. –  М.:

Наука, 1969. – 420 с.

180.  Тимошенко  С. П.  Устойчивость  упругих  систем :  пер.  с  англ.  /

С. П. Тимошенко. – М.: Гостехиздат, 1955. – 567 с.

181.  Сопротивление материалов / под ред. Г. С. Писаренко. – К.: Вища шк.,

1986. – 775 с.

182.  Masuda  M.  Compression  Bending  /  М.  Masuda,  Y.  Tosava  //  Bull.  Jap.

Soc. precision Eng-ng. – 1963. – № 1. – Р. 33–35.

183.  Goton  Manabu.  Elastic-plastic  analysis  of  uni-lateral  and  bi-lateral  com-pression  of  severe  deformation  on  the  basis  of  J2F  and  J2G  /  Goton  Manabu,  Shibata

Yuji // Trans. Jap. Soc. Eng. A. – 1990. – № 56. – P. 529.

184.  Семенов Е. И. Формоизменение при высадке в конической полости пуансо-на / Е. И. Семенов, И. С. Зиновьев // Вестник машиностроения. – 1978.– № 3. – С. 71–75.

185.  Зиновьев И. С.  Многопереходная  высадка  в  конических  пуансонах

при штамповке на горизонтально-ковочных машинах / И. С. Зиновьев // Кузнечно-штамповочное производство. – 1985. – № 4. – С. 8–11.

186.  Грайфер А. Х.  Об  устойчивости  заготовок  при  осадке  и  высадке  /

А. Х. Грайфер // Кузнечно-штамповочное производство. – 1970. – № 11. – С. 11–13.

187.  Овчинников А. Г. Устойчивость промежуточного набора при высадке

/  А. Г. Овчинников,  А. Х. Грайфер  //  Кузнечно-штамповочное  производство. –

1976. – № 2. – С. 12–14.

188.  Брюханов А. Н. Новый  метод  расчета  конических  наборных  перехо-дов при высадке / А. Н. Брюханов, А. Р. Краузе // Кузнечно-штамповочное произ-водство. – 1965. – № 10. – С. 6–8.

189.  Зисерсон Л. С.  Особенности  деформирования  металла  при  высадке  в

коническом  наборном  пуансоне  /  Л. С. Зисерсон  //  Кузнечно-штамповочное  про-изводство. – 1978. – № 2. – С. 6–8.

190.  Смирнов В. С. Теория  обработки  металлов  давлением  /

В. С. Смирнов. – М.: Металлургия, 1973. – 496 с.

464

191.  Способ изготовления деталей типа поворотного кулака: а.с. 1612433 А1

СССР,  МКИ  В  21  К  1/08  /  К. К.  Диамантопуло,  Ю. А.  Смолиенко,  О. Ю.  Кумунд-жиева (СССР). – № 4449233/31-27; заявл. 23.05.88; опубл.16.06.91. – 2 с.ил.

192.  Кухарь  В. В. Совершенствование  технологии  объемной  штамповки

поковок  с  изогнутой  осью  на  базе  нового  способа  получения  профилированной

заготовки : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Кухарь Владимир Валентинович. –

Краматорск, 2003. – 341 с.

193.  Мещеряков П. В. Исследование и разработка малооблойной штампов-ки  тонких  поковок  с  удлиненной  осью  :  дис.  …  канд.  техн.  наук  :  05.03.05  /

П. В. Мещеряков. – Воронеж, 1976. – 202 с.

194.  Синицын  Ю. А. Влияние  подготовительных  переходов  на  величину  об-лоя  при  штамповке  на  молотах  поковок  с  вытянутой  осью  /  Ю. А. Синицын,

Г. П. Тетерин // Кузнечно-штамповочное производство. – 1979. – № 5. – С. 11–12.

195.  Леванов  А. Н.  Технологические  параметры  процесса  закрытой  штам-повки поковок с вытянутой осью  в самораскрывающихся штампах / А. Н. Леванов,

Д. И. Вичужанин // Изв. вузов. Машиностроение. – 2000. – № 5–6. – С. 101–111.

196.  Четырехбойковое  ковочное  устройство:  пат.  2242322  Российская  Фе-дерация,  МКИ  В 21  J  13/02  К  7/16  /  А. М.  Володин,  Л. Г.  Конев,  В. А.  Лазоркин;

заявитель  и  патентообладатель  ОАО  «Тяжпрессмаш». –  №2003110915/02;  За-явл.16.04.03; Опубл. 20.12.04, Бюл. № 65. – 6 с.; ил.

197.  Мельников  Ю. В.  Технико-экономические  показатели  ковки  в  четы-рехбойковом  ковочном  устройстве  /  Ю. В. Мельников  //  Вісник  Східноукраїнсь-кого національного університету імені Володимира Даля. – 2006. – № 6. – С. 55–57.

198.  Ковка  на  радиально-обжимных  машинах  /  В.  А.  Тюрин,  В.  А.  Лазор-кин, И. А. Поспелов и [и др.]. – М.: Машиностроение, 1990. — 256 с.

199.  Спосіб одержання заготовок з загостреним кінцем [Текст]:  пат. 18568

Україна, МПК (2006), В21J 5/00  / Діамантопуло К. К., Сердюк О. І., Діамантопуло

Ю. К.;  заявник  та  патентовласник  Приазовський  державний  технічний

університет. –  №  u200605103;  заявл.  10.05.2006;  опубл.  15.11.2006,  Бюл. № 11. –

2 с.

465

200.  Спосіб  одержання  подвоєної  заготовки  для  безвідходного  штампу-вання [Текст]: пат. 24977 Україна, МПК (2006), В21J 5/00  / Діамантопуло Ю. К.;

заявник  та  патентовласник  Приазовський  державний  технічний  університет. –  №

u200701522; заявл. 13.02.2007; опубл. 25.07.2007, Бюл. № 11. – 2 с.

201.  Машина для виробництва поковок типу стрижня з загостреним кінцем

[Текст]: пат. 19382 Україна, МПК (2006), В21J 5/00  / Діамантопуло К. К., Сердюк

О. І.,  Діамантопуло  Ю. К.,  Литвин  А. М.,  Мкртчян  Е. А;  заявник  та  патентовлас-ник  Приазовський  державний  технічний  університет. –  № u2006606600;  заявл.

13.06.2006; опубл. 15.12.2006, Бюл.№12. – 3 с. : іл.

202.  Маншилін  О. Г. Оптимізація  технології  вальцювання-розділення  армату-рних  профілів  методом  контрольованого  розривання :  автореф.  дис.  …

канд. техн. наук : 05.03.05 / Маншилін Олександр Гейнійович. – Донецьк, 2003. – 20 с.

203.  Смирнов О. М. Обработка металлов давлением в состоянии сверхпла-стичности / О. М. Смирнов. – М.: Машиностроение, 1979. – 184 с.

204.  Кнорозов Б. В. Технология  металлов  /  Б. В. Кнорозов,  Л. Ф. Усова,

А. В. Третьяков. – М.: Металлургия, 1978. – 904 с.

205.  Малинин  Н. Н.  Прикладная  теория  пластичности  и  ползучести  /

Н. Н. Малинин. – М.: Машиностроение, 1968.  – 400 с.

206.  Давиденков  Н. Н.  Анализ  напряженного  состояния  в  шейке  растяну-того  образца  /  Н. Н. Давиденков,  Н. И. Спиридонова  //  Заводская  лаборатория. –

1945. – Т. 11. – № 6.– С. 102–118.

207.  Хвостов  Е. Ю. Методика  проектирования  процессов  многопереходной

холодной штамповки остроконечных стержневых деталей / Е. Ю. Хвостов, Панфи-лов Г. В. // Тез. докл. Всероссийск. научн.-техн. конф. «Студенческая научная весна

2008: Машиностроительные технологии». Секция «Оборудование и технология об-работки давлением», посв. 140-летию МГТУ им. Н.Э. Баумана, 7-9 апреля 2008 г. –

М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – С. 61–69.

208.  Смирнов  Д. П. Модернизация  универсальной  испытательной  машины

УИМ-100  для  проведения  пластометрических  испытаний  труднодеформируемых

материалов  и  выбора  температурного  режима  обработки  /  Д. П. Смирнов,

466

М. Л. Первов // Тез. докл. Всероссийск. научн.-техн. конф. «Студенческая научная

весна 2008: Машиностроительные технологии». Секция «Оборудование и техноло-гия  обработки  давлением»,  посв.  140-летию  МГТУ  им.  Н.Э.  Баумана,  7-9  апреля

2008 г. – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. – С. 40–48.

209.  Гридін О. Ю. Розвиток наукових основ пресування профілів з тонкос-тінними  елементами  з  алюмінієвих  сплавів  і  методів  розрахунку  плоских  форка-мерних  матриць :  автореф.  дис.  ...  канд.  техн.  наук :  05.03.05  /  Гридін  Олек-сандр  Юрійович. – Дніпропетровськ, 2004. – 19 с.

210.  Головко  О. М.  Наукове  обґрунтування  і  розробка  методів  розрахунку

інструменту та режимів пресування спеціальних профілів високої якості з алюмі-нієвих  і  магнієвих  сплавів :  автореф.  дис.  ...  докт.  техн.  наук :  05.03.05  /  Головко

Олександр Миколайович. – Дніпропетровськ, 2008. – 35 с.

211.  Данченко  В. Н.  Производство  профилей  из  алюминиевых  сплавов.

Теория  и  технология  /  В. Н.  Данченко,  А. А.    Миленин,  А. Н.  Головко. –  Днепро-петровск: Системные технологии, 2002. –  448 с.

212.  Исаченков  В. Е.  Обобщение  теории  трения  при  обработке  металлов

давлением  /  В. Е.  Исаченков,  Е. И.  Исаченков  //  Кузнечно–штамповочное  произ-водство. – 1972. – № 12. – С. 18–21.

213.  Alu  zuverlässing  umformen  mit  Spezialschmierstoff  //  Zimmermann  Rolf

Blech InForm. – 2003. – № 2. – P. 53–55.

214.  Устройство  для  смазки  штампов:  а.с.  1579610  СССР,  МКИ  В  21  D

37/18  /  К. К. Диамантопуло,  Б. С. Каргин,  И. Е. Лесовая. –  № 4421809/31–27;

зявл. 10.05.88; опубл. 23.07.90, Бюл. № 27. – 4 с.

215.  Совершенствование  процесса  отбортовки  внутреннего  контура  рас-ширенного диапазона высот : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Митичкина Ната-лья Геннадиевна. – Алчевск, 2001. – 175 с.

216.  Аверкиев  Ю. А.  Технология  холодной  штамповки  /  Ю. А.  Аверкиев,

А. Ю. Аверкиев  – М.: Машиностроение, 1989. – 304 с.

217.  Tao  Li.  Гидравлическая  формовка  нескольких  листов  при  изготовле-нии  сложных  тонкостенных  деталей  и  математическое  моделирование  /  Li  Tao,

467

Lang Lihui, An Dongyang, Wang Ling // Beijing University of Aeronautics and Astro-nautics, Beijing, China. Beijing hangkong hangtian daxue xuebao = J. Beijing Univ. Ae-ron. and Astronaut. – 2007. – № 7. – P. 830–833.

218.  Vollertsen F. State of the art and perspectives of hydroforming of tubes and

sheets  /  F. Vollertsen  //  Department  for  Metal  Forming  Technologies,  University  Pader-born, Paderborn, Germany; J. Mater. Sci. and Technol. – 2001. – № 3. – P. 321–324.

219.  Ершёв  В. И.  Интенсификация  формоизменяющих  операций  листовой

штамповки / В. И. Ершёв. – М.: Высшая школа, 1989. – 87 с.

220.  Кирицев А. Д. Обжим толстостенных труб с неравномерным нагревом

очага деформации / А. Д. Кирицев, В. К. Икорский // Изв. вузов. Черная металлур-гия. – 1965. – № 3. – С. 11–15.

221.  Стеблюк  В. И. Особенности  напряженно-деформированного  состоя-ния при вытяжке полых изделий из предварительно спрофилированных заготовок

/  В. И. Стеблюк,  М. В. Орлюк,  В. А. Полищук  //  Кузнечно-штамповочное  пр-во.

Обработка материалов давлением. – 2000. – № 8. – С. 7–10.

222.  Слухоцкий А. Е. Индукторы  для  индукционного  нагрева  /

А. Е. Слухоцкий, С. Е. Рыскин. – Л.: Энергия, 1974. – 264 с.

223.  Безручко И. И. Индукционный  нагрев  для  объёмной  штамповки  /

И. И. Безручко. – Л.: Машиностроение, 1987. – 126 с.

224.  Коньков  А. С.  Кузнечное  производство  /  А. С. Коньков. –  М.:  Маши-ностроение, 1966. – 384 с.

225.  Грешнов  В. И.  Дифференциальное  деформирование  при  штамповке

заготовок  удлинённой  формы  /  В. И.  Грешнов  //  Кузнечно–штамповочное  произ-водство. – 1994. – № 10. – С. 14–17.

226.  Verfahren zur Herstellung einer Felge : заявка 10228588 Германия, МПК7

В 21 D 53/30 / Hayes Lemmerz Holding GmbH, Büchel HansßHeiner, Schwendemann

Heinz  (Buschhoff-Hennicke-Althaus,  50672  Köln). –  № 10228588.8 ;  заявл.

26.06.2002 ; опубл. 15.01.2004.

227.  Zone  heating  methods  and  apparatuses  for  metal  workpieces  for  forging :

pat. 6178800 USA, МПК7 В 21 J 1/06. MSP Ind. Corp. / Edmonds Kevin, Stenger Jef-fery. – № 09/114970 ; заявл. 14.07.1998 ; опубл. 30.01.2001 ; НПК 72/342.94.

468

228.  Lu  Tue-yang.  Процесс  осадки-выдавливания  фланца  из  аустенитной

нержавеющей стали из трубчатой заготовки / Lu Tue-yang, Wang Lei-gang, Huang

Yao  //  Jiangsu  University,  Zhenjiang,  China;  Duanya  jishu=Forging  and  Stamping

Technol. – 2008. – № 3. – P. 4–7.

229.  Vorrichtung  zur  gleichmäßigen  Beaufschlagung  einer  planet  Fläche  eines

Werkstücks mit einem erhitzen Gas : заявка 10212234 Германия, МПК7 В 05 В 1/14

С  21  D 9/00  /  Otto  Junker  GmbH,  Menzler  Dirk;  W.  König und  Kollegen,  52072 Aa-chen. – № 102122341.3 ; заявл. 19.03.2002 ; опубл. 09.10.2003.

230.  Luckey S. G. Correlation of finite element analysis to superplastic forming

experiments  /  Luckey  S. G.,  Friedman  P. A.,  Weinmann  K. J.  //  Mater.  Process.

Technol. – 2007. – № 1–3. – С. 30–37.

231.  Luo  Zijian.  Способ оценки  применяемости  процессов  ковки,  основан-ный на функции контроля качества / Luo Zijian, Ynag Qi, Ji Wanhua (Northwestern

Polytechnical  University,  X’ian,  China);  Zhongguo  jixie  gongcheng  =  China  Mech.

Eng. – 2001. – № 5. – P. 489–491.

232.  Zhang  X. R.  Numerical  simulation  of pulsed laser  bending /  X. R.  Zhang,

G. Chen, X. Xu // Trans. ASME. J. Appl. Mech. – 2002. – № 3. – P. 254–260.

233.  Verfahren  und  Werkzeugeinrichtung    zur  Umformen :  заявка

102006015458  Германия,  ИПК  П  21  D  22/02  (2006.01)  /  Daimler  Chrysler  AG,

Eckold  GmbH  &  Co,  Rotter  Sebastian,  Spies  Bernhard,  Thaler Heiko,  Widdel  York. –

№ 102006015458.4 ; заявл. 31.03.2006 ; опубл. 04.10.2007.

234.  Могучий Л. Н. Обработка давлением труднодеформируемых материа-лов / Л. Н. Могучий. – М.: Машиностроение, 1976. – 272 с.

235.  Моделирование осадки заготовок в оболочках / Н. А. Шестаков [и др.]

//  Удосконалення  процесів  і  обладнання  обробки  тиском  в  машинобудуванні  та

металургії: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ, 2006. – С. 25–29.

236.  Потапкин В. Ф. Метод полей линий скольжения в исследовании процес-сов прокатки / В. Ф. Потапкин // Удосконалення процесів та обладнання обробки тис-ком в металургії і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2002. – С. 145–165.

237.  Соколовский В. В. Теория  пластичности  /  В. В. Соколовский. –

М.: Высшая школа, 1969. – 608 с.

469

238.  A useful solution for estimating contact pressure between a plate and foun-dation  /  L. B.  Shulkin,  D. A.  Mendelsohn,  G. L.  Kinzel,  T.  Altan  //  Trans.  ASME.  J.

Manuf. Sci. and Eng. – 2000. – № 4. – С. 781–789.

239.  Алиев  И. С. Анализ  процессов  комбинированного  выдавливания  ме-тодом верхней оценки / И. С. Алиев, В. М. Гридасов // Сборник научных статей. –

Краматорск: ДГМА, 1996. – Вып. 3. – С. 62–65.

240.  Евстратов  В. А.  Теория  обработки  металлов  давлением  /

В. А. Евстратов. – Харьков: Вищ. шк., 1981. – 248 с.

241.  Джонсон В. Механика процессов выдавливания металла / В. Джонсон,

Х. Кудо. – М.: Металлургия, 1965. – 174 с.

242.  Томсен Э. Механика пластических деформаций при обработке металлов.

Перев. с англ. / Э. Томсен, Ч. Янг, Ш. Кобаяши. – М.: Машиностроение, 1968. – 504 с.

243.  Сатонін  О. В. Розвиток  методів  розрахунку,  удосконалення  техноло-гічних режимів і конструктивних параметрів механічного устаткування листопро-катного виробництва : автореф. дис. … докт. техн. наук : 05.03.05 / Сатонін Олек-сандр Володимирович. – Краматорськ, 2001. – 35 с.

244.  Кархин  В. А.  Тепловые  основы  сварки  /  В. А.  Кархин. –  Л.:  ЛГТУ,

1990. – 100 с.

245.  Neugebauer  Reimund.  3D  simulation  /  Neugebauer  Reimund,  Blau  Peter,

Henning Wilhelm // ZwF. – 2000. – № 11. – С. 555–559.

246.  Ильюшин  А. А.  Пластичность  /  А. А. Ильюшин  –  М.:  Изд-во  АН

СССР, 1963. – 272 с.

247.  Данченко  В. Н.  Компьютерное  моделирование  процессов  обработки

металлов  давлением  /  В. Н.  Данченко,  А. А.  Миленин,  В. И.  Кузьменко,  В. А.

Гринкевич. – Дніпропетровськ: Системні технології, 2005.– 488 с.

248.  Миленин  А.  А. Математическое  моделирование  процесса  трансфор-мации  поверхностных  дефектов  слитка  при  горячей  штамповке  заготовок  желез-нодорожных  колес  /  А. А.  Миленин,  В. А. Афанасьев  //  Обработка  материалов

давлением: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2008. –  № 1(19). – С. 23–28.

470

249.  Алиев  И. С. Влияние  операции  выворота  поковки  коническими  пли-тами  на  распределение  деформаций  /  И. С. Алиев,  О. Е. Марков,  Я. Г. Жбанков,

С. А. Близнюк  //  Обработка  материалов  давлением:  сб. науч. тр. –  Краматорск:

ДГМА, 2010. –  № 3(24). – С. 64–68.

250.  Калюжний В. Л. Розрахунковий аналіз впливу радіуса робочого торця

пуансона  на  процес  зворотнього  холодного  видавлювання  стаканів  /

В. Л. Калюжний,  В. М. Горностай  //  Металлургическая  и  горнорудная  промыш-ленность. – 2002. – № 8–9. – С. 519–523.

251.  Єршов  С. В. Розвиток  теорії  напружено-деформованого  стану  металу

при  прокатуванні  крупних  круглих  профілів  зі  зниженим  тріщиностворенням  у

системах  сортових  калібрів  :  автореф.  дис.  …  докт.  техн.  наук  :  05.03.05  /  Єршов

Сергій Володимирович. – Дніпропетровськ, 2008. – 34 с.

252.  Гринкевич  В. А.  К  вопросу  о  применении  метода  граничных  элемен-тов  для  решения  технологических  задач  теории  пластичности  /  Математические

методы  и  компьютерное  моделирование  в  исследовании  и  проектировании  меха-нических  систем:  сб.  науч.  тр.  /  НАН  Украины.  Ин–т  кибернетики  им.

В. М. Глушкова,  Науч.  совет  НАН  Украины  по  проблеме  «Кибернетика»  /

В. А. Гринкевич. – Киев, 1995. – С. 20–26.

253.  Гринкевич  В. О. Методи  прямого  вирішення  крайових  задач  обробки

металів  тиском  та  удосконалення  технології  кування  і  штампування  :  автореф.

дис. … докт. техн. наук : 05.03.05 / Гринкевич Володимир Олександрович. – Дніп-ропетровськ, 2005. – 35 с.

254.  Гуменюк  Ю. И. Моделирование  процесса  выдавливания  методом  ко-нечных элементов / Ю. И. Гуменюк, К. М. Иванов, Д. В. Усманов // Удосконален-ня процесів і обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: зб. на-ук. пр. – Краматорськ, 2003. – С. 289–294.

255.  Рябичева  Л. А. Особенности  компьютерного  моделирования  техноло-гических  процессов  обработки  металлов  давлением  методом  конечных  элемен-тов /  Л. А. Рябичева,  Д. А. Усатюк  //  Вісник  Східноукр.  нац.  ун-ту. –  2005. –

№ 10. – С. 178–184.

471

256.  Скрябин С. А. Исследование размера фактического очага деформации

при  вальцовке  заготовок  в  условиях  изотермического  деформирования  /

С. А. Скрябин,  И. В. Гунько,  Д. С. Чайка  //  Обработка  материалов  давлением:

сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2010. –  № 3(24). – С. 25–30.

257.   Смирнов-Аляев  Г. А.  Сопротивление  материалов  пластическому  де-формированию.  Инженерные  расчеты  процессов  конечного  формоизменения  ма-териалов / Г. А. Смирнов-Аляев. – Л.: Машиностроение, 1978. – 368 с.

258.  Дель  Г. Д.  Критерий  деформируемости  металлов  при  обработке  дав-лением / Г. Д. Дель, В.А. Огородников, В.Г. Нахайчук // Известия вузов. Машино-строение. – 1975. – № 9. – С. 135-137.

259.  Пластичность  и  разрушение  /  В. Л.  Колмогоров  [и  др.];  под  ред.

В. Л. Колмогорова. – М.: Металлургия, 1977. – 336 с.

260.  Дель  Г. Д.  Технологическая  механика  /  Г. Д. Дель. –  М.:  Машино-строение, 1978.– 174 с.

261.  Огородников В. А. Оценка деформируемости металлов при обработке

металлов давлением / В. А. Огородников. – К.: Вища школа, 1983. – 175 с.

262.  Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пла-стическом формоизменении / В. А. Огородников. – К.: УМК ВО, 1989. – 152 с.

263.  Сивак  И. О.    Пластичность  металлов  при объемном  напряженном  со-стоянии / И. О. Сивак, Е. И. Коцюбивська // Удосконалення процесів і обладнання

обробки  тиском  в  металургії  і  машинобудуванні:  тематич.  зб. наук. пр. –  Крама-торськ: ДДМА. – 2007. – С. 73–76.

264.  Михалевич  В. М.  Тензорні  моделі  накопичення  пошкоджень  /  В. М.

Михалевич. – Вінниця: УНІВЕРСУМ – Вінниця, 1998. – 195 с.

265.  Нахайчук О. В. Розвиток процесів холодного об’ємного штампування

заготовок складного профілю на основі оцінки їх якості в умовах граничного фо-рмоутворення : автореф. дис. … докт. техн. наук : 05.03.05 / Нахайчук Олег Вікто-рович. – Краматорськ, 2006. – 35 с.

266.  Чиченев  Н. А. Методы  исследования  процессов  обработки  металлов

давлением  (экспериментальная  механика)  /  Н. А. Чиченев,  А. Б. Кудрин,

П. И. Полухин. – М.: Металлургия, 1977. – 312 с.

472

267.  Пашков П. О. Пластичность и разрушение металлов / П. О. Пашков. –

Л.: Судпромгиз, 1950. – 259 с.

268.  Ренне  И. П.  Экспериментальные  методы  исследования  пластического

формоизменения  в  процессах  обработки  металлов  давлением  с  помощью  дели-тельной сетки / И. П. Ренне. – Тула: НТО Машпром, 1970. – 164 с.

269.  Мигачев  Б. А.  Моделирование  технологических  процессов  ковки  /

Б. А.  Мигачев,  В. Л.  Колмогоров  //  Кузнечно–штамповочное  производство. –

1996. – № 1. – С. 11–13.

270.  Шломчак  Г. Г.  Новое  направление  в  экспериментальной  механике  –

пластическое формоизменение реологически сложных металлов / Г. Г. Шломчак //

Теория и практика металлургии. – 1997. – № 1. – С. 40–45.

271.  Шломчак Г. Г. Поляризационно-оптическое  моделирование  в  развитие

теории, технологии и оборудования в обработке металлов давлением / Г. Г. Шломчак

//  Сучасні проблеми металургії. Наукові вісті: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: Сис-темні технології, 2005. – Т. 8. Пластична деформація металів. – С. 69–75.

272.  Shlomchack G. G. Rheologically  similarity  of  metals  and  alloys  /

G. G. Shlomchack, I. Mamuzič, F. Vodopivec // J. of Materials Processing Technology –

Amsterdam-New-York: Elsevier, 1994. – Vol. 40, № 3–4. – P. 315–325.

273.  Мироненко М. А.  Розробка  інтенсивних  режимів    гарячої  прокатки

реологійно-складних  металів  з  використанням  методів  фізичного  моделювання  :

автореф.  дис.  …  канд..  техн.  наук  :  05.05.05  /  Мироненко  Микола  Андрійович. –

Дніпропетровськ, 2004. – 19 с.

274.  Огородников В. А. Исследование  напряженно-деформированного  со-стояния  при  холодной  высадке  шаровых  утолщений  на  стержневых  заготовках  /

В. А. Огородников,  И. К.  Букин-Батырев  //  Кузнечно-штамповочное  производст-во. – 1971. – № 8. – С. 4–6.

275.  Дель Г. Д. Определение  напряжений  в  пластической  области  по  рас-пределению твердости / Г. Д. Дель. – М.: Машиностроение, 1971. – 200 с.

276.  Лунев  В. А.  Математическое  моделирование  и  планирование  экспе-римента / В. А. Лунев. – СПб.: Изд–во Политехн. ун–та, 2006. – 164 с.

473

277.  Новик  Ф. С.  Оптимизация  процессов  технологии  металлов  методами

планирования  экспериментов  /  Ф. С.  Новик,  Я. Б.  Арсов. –  М.:  Машиностроение;

София: Техника, 1980. – 304 с.

278.  Охрименко  Я. М.  Технологическая  неравномерность  деформации  /

Я. М. Охрименко, В. А. Тюрин // Кузнечно–штамповочное производство. – 1968. –

№ 12. – С. 3–7.

279.  Резников  Ю. Н.  Оптимизация  заготовительных  ручьев  для  поковок,

изготавливаемых объемной штамповкой / Ю. Н. Резников, Г. Г. Калинин // Кузнеч-но-штамповочное производство. – 1998. – №10. – С.8–10.

280.  Оценка  эффективности  процессов  пластического  формоизменения  по

критерию  минимальной  неравномерности  деформации  /  О. С.  Железков,  Е. Ю.

Чуйко, Ф. Ф. Гатин, С. О. Железков // Кузнечно-штамповочное производство. Об-работка материалов давлением. – 2009. – № 5. – С. 31–34.

281.  Рябичева Л. А. Влияние  неравномерности  напряженно-деформированного  состояния  на  стойкость  штампов  /  Л. А.  Рябичева,

Д. А. Усатюк  //  Кузнечно-штамповочное  производство.  Обработка  материалов

давлением. – 2008. – № 3. – С. 30–34.

282.  Довнар С. А. Термомеханика упрочнения и разрушения штампов объ-ёмной штамповки / С. А. Довнар. – М.: Машиностроение, 1975. – 254 с.

283.  Гостев В. И. Качество  штампованных  поковок  и  методы  предупрежде-ния брака в кузнечных цехах / В. И. Гостев. – М.: Машиностроение, 1975. – 328 с.

284.  Процессы  деформации  металла  на  основе  многовалковых  калибров:

Монография / И. К. Огинский, В. Н. Данченко, А. А. Самсоненко, В. В. Бояркин. –

Днепропетровск: Пороги, 2011. – 335 с.

285.  Shlomchack  G. G.  Rheological  complexity  of  metals  and  anomalies  of

their  deformation  /  G. G. Shlomchack,  A. M. Melnik,  I. Mamuzič  //  Metallurgija. –

Zagreb, 1996. – Vol. 35, Br. 2. –  P. 83–86.

286.  Кухарь В. В.  Кинематика работы  пресс-штемпелей  с  компенсаторами

продольного  изгиба  /  В. В. Кухарь,  О. А. Лаврентик,  Е. Ю. Балалаева  //  Модели-рование и развитие процессов обработки металлов давлением: сб. науч. тр. – Маг-нитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2007. – С. 319–326.

474

287.  Опыт эксплуатации кольцевого упругого компенсатора погрешностей

направления  ползуна  кривошипного  пресса  /  К. К. Диамантопуло,  В. В. Кухарь,

Е. Ю. Балалаева, А. И. Евтеев // Теория и практика производства листового прока-та: сб. науч. тр. – Липецк: ЛГТУ, 2008. – Ч. 1. – С. 176–182.

288.  Кухарь В. В. Разработка математической модели работы универсально-го поворотного компенсатора погрешностей направления ползуна / В. В. Кухарь //

Вісник Хмельницького нац. ун–ту. – Хмельницький, 2008. – № 6. – С. 74–77.

289.  Анализ  пластического  формоизменения  в  частных  задачах  ковки  и

штамповки : монография /  В. А. Гринкевич, В. В. Кухарь, М. В. Краев, В. А. Бурко. –

Мариуполь: изд-во ЗАО «Газета «Приазовский рабочий», 2011. – 336 с.

290.  Гринкевич  В. А.  Бесштамповое  профилирование  на  прессах  с  повы-шением  точности  формоизменения  на  окончательных  операциях  /

В. А. Гринкевич,  В. В. Кухарь,  К. К. Диамантопуло  //  Кузнечно-штамповочное

производство. Обработка материалов давлением. – № 5. – 2010. – С. 19–23.

291.  Кухарь  В. В. Направления  реализации  бесштампового  профилирова-ния заготовок на прессах /  В. В. Кухарь // Металлургическая и горнорудная про-мышленность. – 2011. – № 7. – С. 173–179.

292.  Чижиков Ю. М. Теория подобия и моделирования процессов обработ-ки металлов давлением / Ю. М. Чижиков. – М.: Металлургия, 1970. – 296 с.

293.  Вайсбурд Р. А.  Развитие  исследований  формоизменения  в  процессах,

близких  к  осадке  параллелепипеда  /  Р. А. Вайсбурд,  А. Г. Залазинский  //  Кузнеч-но-штамповочное производство. – 1988. – № 8. – С. 16–22.

294.  Полухин П. И.  Сопротивление  пластической  деформации  металлов  и

сплавов: справочник / П. И. Полухин, Г. Я. Гун, А. М. Галкин. – М.: Металлургия,

1983. – 352 с.

295.  Карпов С. В.  Анализ  кривых  текучести  среднеуглеродистых  сталей

при  температурах  горячей  деформации  /  С. В.  Карпов,  А.С.  Вражкин  //  Известия

вузов. Черная металлургия. – 2001. – № 6. – С. 20–23.

296.  Рябичева  Л.А.  Применение  метода  термомеханических  коэффициен-тов  к  анализу  напряженно-деформированного  состояния  при  горячей  осадке  //

475

Л.А. Рябичева,  Д.А.  Усатюк  //  Вісн.  Східноукраїнського  нац.  ун-ту  ім.  В.  Даля. –

2006. – № 6 (100), Ч. 1. – С. 45–49.

297.  Wagoner  R. H.  Metal  forming  analysis  /  R. H.  Wagoner,  J. L.  Chenot. –

Cambridge University Press, 2001. – 376 p.

298.  Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич; пер.

с англ. Б. Е. Победри. – М.: Мир, 1975. – 541 с.

299.  Графики  функций:  справочник  /  Н. А. Вирченко,  И. И. Ляшко,

К. И. Швецов. – К.: Наукова думка, 1981. – 320 с.

300.  Бронштейн И. Н. Справочник по математике для инженеров и учащихся

втузов / И. Н. Бронштейн, К. А. Семендяев  – М.: Гос.тех.-теор.издат, 1956. – 608 с.

301.  Гун  Г. Я.  Математическое  моделирование  процессов  обработки  ме-таллов давлением / Г. Я. Гун. – М.: Металлургия, 1983. – 352 с.

302.  Регрессионно-математическое  моделирование  энергосиловых  пара-метров  холодной  прокатки  /  А. Ф. Тарасов,  Г. В. Колесникова,  А. М. Спаская,

Н. А. Закорвашевич  //  Обработка  материалов  давлением. –  2010. –  № 2 (23). –

С. 72–77.

303.  Кухарь В. В. Влияние условий деформирования на исчерпание запаса

пластичности  при  горячей  пластической  деформации  /    В. В.  Кухарь  //  Вісник

Приазовського  державного  технічного  університету:  зб.  наук.  пр. –  Маріуполь:

ПДТУ,  2009. – Вип. 19. – С. 133–138.

304.   Васильев К. И. Определение  предельно-допустимой  относительной

деформации  при  открытой  осадке  по  критерию  возникновения  трещины  на  боко-вой поверхности / К. И. Васильев, М. В. Соловьев // Удосконалення процесів і об-ладнання  обробки  тиском  в  металургії  і  машинобудуванні:  тематич. зб. наук. пр. –

Краматорськ: ДДМА. – 2007. – С. 195–197.

305.  Тензорно-лінійна модель з врахуванням «пам’яті напрямів» при двохс-тупеневому  деформуванні  /  В. М.  Михалевич,  В. А.  Матвійчик,  В. О.  Краєвський,

К. Є. Козлов // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і

машинобудуванні : тематич. зб. наук.пр. – Краматорськ: ДДМА, 2002. – С. 13–15.

476

306.  Горелик С. С. Рекристаллизация металлов и сплавов / С. С. Горелик. –

М.: Металлургия, 1978. – 568 с.

307.  Бобылев А. В.  Механические  и  технологические  свойства  металлов:

справочник / А. В. Бобылев. – М.: Металлургия, 1980. – 296 с.

308.  Губкин С. И. Деформируемость металлов / С. И. Губкин. – М.: Метал-лургиздат, 1953. – 200 с.

309.  Марков О. Є. Удосконалення ресурсозберігаючих технологічних про-цесів  кування  плит :  дис.  ...  канд.  техн.  наук :  05.03.05  /  Марков  Олег  Євгенійо-вич. – Краматорськ, 2003. – 19 с.

310.  Gänser H.–P. Forming limit diagrams a  micromechanical approach / Gänser

H.–P., Werner E. A., Fischer F. D. // Int. J. Mech. Sci. – 2000. – № 42. – Р. 2041–2054.

311.  Milenin  A.  Математическая  модель процесса  волочения проволоки из

сплавов магния, используемых в хирургии / A. Milenin, P. Kustra // Удосконалення

процесів і обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії: тематич.

зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – С. 55–60.

312.  Арнольд Л. В.  Техническая  термодинамика  и  теплопередача  /  Л. В.

Арнольд, Г. А. Михайловский, В. М. Селиверстов. – М.: Высш. шк., 1979. – 445 с.

313.  Новые  подходы  к  исследованию  бочкообразования  при  осадке  /  В. В.

Кухарь,  О. А.  Лаврентик,  О. П.  Павлова,  В. Н.  Возненко,  А. В. Ефременко  //  Удо-сконалення процесів та обладнання обробки тиском у машинобудуванні та металу-ргії: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2005. – С. 241–246.

314.  Подбор  и  исследование  функции  для  описания  бочкооразования  при

пластической  осадке  заготовок  /  О. А. Лаврентик,  В. В. Кухарь,  А. И. Лаврентик,

В. И. Мазан,  В. Н. Возненко //  Тез.  докл.  междун.  науч.-методич. конф.  «Матема-тические методы и информационные технологии в управлении, образовании, нау-ке и производстве» (МатИнформТех-2005); 11-13 мая 2005 г. – Мариуполь: ПГТУ,

2005. – С. 147–148.

315.  Ковка и штамповка цветных металлов: справочник / Н. И. Корнеев [и

др.]. – М.: Машиностроение, 1972. – 229 с.

316.  Кухарь  В. В.  Бочкообразование  при  осадке  черных  и  цветных  метал-лов и сплавов / В. В. Кухарь, О. А. Лаврентик, В. А.  Бурко // Труды международ-

477

ной научно-технической конференции «Современные достижения в теории и тех-нологии  пластической  обработки  металлов».  26–28  сентября  2007  г. –  Санкт-Петербург: из-во СПбГПУ, 2007. – С. 347–351.

317.  Кухарь В. В.  Неравномерность  деформации  при  свободном  формоиз-менении  заготовок  из  цветных  металлов  и  сплавов  /  В. В.  Кухарь,  О. А.  Лаврен-тик,  В. А.  Бурко  //  Вісник  Приазовського  державного  технічного  університету:

зб. наук. пр. – 2006. – Вип.16. – С.123–127.

318.  Кухарь В. В. Функциональная связь неравномерности деформации с ко-эффициентом контактного трения при пластической осадке заготовок / В. В. Кухарь

// Проблеми трибології (Problems of Tribology). – 2009. – № 1. – С. 91–96.

319.  Северденко  В. П.  Теория  обработки  металлов  давлением  /  В. П.  Се-верденко. – Минск: Высшая школа, 1966. – 223 с.

320.  Кухарь В. В.  Уточнение  задачи  определения  смещенного  объема  при

профилировании заготовок осадкой радиусными плитами / В. В. Кухарь // Збірник

наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Сер. Технічні

науки. – Вінниця: ВДАУ, 2010. – № 5. – С. 131–134.

321.  Кухарь В. В. Смещенные объемы при осадке цилиндрических загото-вок выпуклыми плитами / В. В. Кухарь, В. А. Бурко // Обработка материалов дав-лением. – Краматорск: ДГМА, 2008. – № 1(19). – С. 177–182.

322.  Кухарь В. В. К определению степени деформации при осадке цилинд-рических  заготовок  выпуклыми  плитами  /  В. В.  Кухарь,  В. А.  Бурко  //  Тез.  докл.

междун. науч.–техн. конф. «Университетская наука – 2008». – Мариуполь: ПГТУ,

2008. – С. 206.

323.  Кухарь В. В.  Моделирование  формоизменения  металла  при  осадке

цилиндрических  заготовок  выпуклыми  продолговатыми  плитами  /  В. В.  Кухарь,

С. А.  Короткий,  В. А.  Бурко  //  Вісник  Хмельницького  національного  університе-ту. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – № 5. – С. 204–208.

324.  Кухарь  В. В.  Моделирование  формоизменения  заготовки  при  осадке

выпуклыми продолговатыми плитами / В. В. Кухарь, С. А. Короткий, В. А. Бурко

//  Неделя  металлов  в  Москве.  11–14  ноября  2008  г.:  сб.  тр.  конф. –  М.:  Изд-во

ОАО АХК ВНИИМЕТМАШ им. акад.  А. И. Целикова, 2009. – С. 443–448.

478

325.  Кухарь  В. В.  Технологические  возможности  подготовительного  про-филирования  заготовок  осадкой  выпуклыми  плитами  перед  горячей  объемной

штамповкой  /  В. В.  Кухарь,  В. А.  Бурко  //  Обработка  материалов  давлением :  сб.

науч. тр. / ДГМА. – Краматорск, 2010. – № 4 (25). – С. 88–93.

326.  Кухарь В. В.  Исследование  формоизменения  цилиндрических  загото-вок при осадке выпуклыми продолговатыми плитами / В. В. Кухарь, В. А. Бурко //

Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2009. – № 1.– С. 66–68.

327.  Бурко  В. А.  Неравномерность  деформации  при  обжатии  заготовок

выпуклыми  плитами  в  процессах  производства  поковок  пластин  /  В. А.  Бурко,

В. В.  Кухарь  //  Тез.  докл.  VIII  междун.  науч.–техн.  конф.  молод.  спец.  ОАО

«ММК им. Ильича». – Мариуполь: ОАО «ММК им. Ильича», 2008. – С. 32–33.

328.  Бурко  В. А.  Особенности деформации цилиндрических  заготовок  вы-пуклыми  плитами  /  В. А.  Бурко,  В. В.  Кухарь  //  Сб.  тез.  II  междун.  научн.–техн.

конф.  молод.  спец.  «Азовмаш–2008»  при  участии  ЮНЕСКО. –  Мариуполь:  ОАО

«Азовмаш», 2008. – С. 85–86.

329.  Кухарь В. В. Разработка математической модели и программного обеспе-чения  для  описания  формоизменения  при  осадке  заготовок  плитами  различной  кон-фигурации  /  В. В.  Кухарь,  О. А.  Лаврентик,  В. А.  Бурко  //  Захист  металургійних  ма-шин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – Вип. 10. – С. 53–57.

330.  Кухарь В. В. Многофункциональная  математическая  модель  формо-изменения  при  осадке  цилиндрических  заготовок  выпуклыми  плитами  /

В. В. Кухарь,  В. А. Бурко  //  Тез.  доповід.  міжн.  наук.-техн.  конф.  «Застосування

теорії  пластичності  в  сучасних  технологіях  обробки  тиском  і  автотехнічних  екс-пертизах»; 29 травня – 1 червня 2006 р.  – Вінниця: ВНТУ, 2006. – С. 107–109.

331.  Кухарь  В. В.  Экспериментальные  исследования  формоизменения  ци-линдрических  заготовок  при  осадке  выпуклыми  продолговатыми  плитами  /  В. В.

Кухарь,  В. А.  Бурко  //  Металлургические  процессы  и  оборудование. –  2008. –

№ 4. – С. 35–39.

332.  Кухарь В. В.  Силовые  режимы  профилирования  заготовок  осадкой

выпуклыми  продолговатыми  плитами  и  разработка  методики  их  расчета  /

479

В. В. Кухарь,  В. А. Бурко,  С. А. Короткий  //  Тез.  доповід.  міжн.  наук.-техн.  конф.

«Теоретичні і прикладні задачі обробки металів тиском та авто технічних експер-тиз»; 30 травня – 2 червня 2011 р. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 122–123.

333.  Кухарь  В. В. Исследование  и  расчет  энергосиловых  режимов  осадки

выпуклыми  плитами  в  ресурсосберегающих  технологиях  ковки  и  штамповки  /

В. В. Кухарь, В. А. Бурко, Т. Г. Данилова // Обработка материалов давлением: сб.

науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2012. – № 2(31). – С. 107–111.

334.  Кухарь  В.  В.  Основы  бесштампового  профилирования  заготовок  на

прессах  / В. В. Кухарь,  В. А. Гринкевич  //  Прогрессивные методы и  технологиче-ское оснащение процессов обработки металлов давлением: матер. междун. науч.-тех.  конф.,  посв.  75-летию  каф.  «Высокоэнергетические  устройства  автоматиче-ских систем» БГТУ «Военмех». – СПб.: Военмех, 2009. – С. 101–104.

335.  Кухарь  В. В.  Напряженно–деформированное  состояние  и  степень  ис-пользования  запаса  пластичности  на  боковой  поверхности  осаженных  заготовок

при  различных  условиях  на  контакте  /  В. В.  Кухарь,  К. К.  Диамантопуло,  В. А.

Бурко  //  Удосконалення  процесів  та  обладнання  обробки  тиском  у  машинобуду-ванні та металургії: зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – С. 157–162.

336.  Кухарь  В.  В.  Влияние  различных  условий  на  контакте  при  осадке  ци-линдрических  заготовок  на  напряженно-деформированное  состояние  и  степень  ис-пользования запаса пластичности / В. В. Кухарь, В. А. Бурко  // Тез. докл. межд. на-уч.–техн. конф. «Университетская наука – 2007». . – Мариуполь: ПГТУ, 2007. – Т. 1.

Факультеты: металлургический, энергетический, гуманитарный. – С. 175–176.

337.  Кухарь  В. В.  Предельные  состояния  металла  и  потеря  устойчивости

при обработке металлов давлением / В. В. Кухарь, В. А. Бурко // Сб. тез. V межд.

науч.-техн.  конф.  молод.  спец.  ОАО  «Мариупольский  металлургический  комби-нат им. Ильича». – Мариуполь–Юрьевка, 2005. – С. 27.

338.  Зотов  В. Ф. Производство  проката  /  В. Ф. Зотов. –  М.:  «Интермет  Ин-жиниринг», 2000. – 352 с.

339.  Кухарь  В. В. Влияние  радиусности  выпуклых  продолговатых  осадоч-ных  плит  на  деформированное  состояние  и  степень  использования  запаса  пла-

480

стичности при кузнечной осадке / В. В. Кухарь // Обработка материалов давлени-ем: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2012. – № 1(30). – С. 105–111.

340.  Кухарь В. В. Оценка напряженно-деформированного состояния и сте-пени  использования  запаса  пластичности  при  осадке  цилиндрических  заготовок

коническими  плитами / В. В. Кухарь  //  Металлургическая  и  горнорудная  про-мышленность. – 2009. – № 3. – С. 96–99.

341.  Пристрій  для  одержання  дискових  поковок  :    пат.  9285  Україна,

МПК7,  В 21 J  5/05  /  Волошин  В. С.,  Діамантопуло  К. К.,  Чепурний  А. Д.,  Сер-дюк І. О., Кухар В. В. (Україна); заявник та патентовласник Приазовський держав-ний  технічний  університет. –  № u200502144;  заявл.  09.03.2005;  опубл.  15.09.2005,

Бюл. № 9. – 3 с. ; іл.

342.  Пристрій для прокатування дискових поковок [Текст]: пат. 9687 Укра-їна,  МПК7,  В 21 J  5/05 /  Кухар  В. В.,  Діамантопуло  К. К.,  Сердюк  І. О.  (Україна);

заявник  та  патентовласник  Приазовський  державний  технічний  університет. –

№ u200502108; заявл. 09.03.2005; опубл. 17.10.2005, Бюл. № 10. – 4 с. ; іл.

343.  Спосіб одержання дискових поковок [Текст]: пат. 10436 Україна, МПК7,

В 21 J 5/05 / Волошин В. С., Діамантопуло К. К., Чепурний А. Д., Сердюк І. О., Кухар

В. В.  (Україна);  заявник  та  патентовласник  Приазовський  державний  технічний  уні-верситет. – № u200504046; заявл. 26.04.2005; опубл. 15.11.2005, Бюл. № 11. – 3 с.

344.  Спосіб  штампування  поковок  пластин  [Текст]:  пат.  44484  Україна,

МПК(2009), В 21 К, В 21 J. / Кухар В. В., Бурко В. А., Лаврентік О. О., Дубініна А. В.

(Україна); заявник та патентовласник Приазовський державний технічний універси-тет. – № u200902832; заявл. 26.03.2009; опубл. 12.10.2009, Бюл. № 19. – 5 с. ; іл.

345.  Пристрій для секційного штампування коліс [Текст]: пат. 5151 Украї-на,  МПК7  В 21 J  5/05  /  Волошин  В. С.,  Каргін  Б. С.,  Самотугін  С. С.,  Гришко

Ю. В.,  Ткачов  Р. О.,  Кухар  В. В.  (Україна);  заявник  та  патентовласник  Приазовсь-кий  державний  технічний  університет. –  № 20040705651;  заявл. 12.07.2004;

опубл. 15.02.2005, Бюл. № 2. – 2с.;іл.

346.  Зубцов  М. Е. Листовая  штамповка  /  М. Е. Зубцов. –  М.–Л.:  Машгиз,

1958. – 459 с.

481

347.  Кухарь В. В.  Исследование  деформации  торцевых  участков  при  про-филировании  цилиндрических  заготовок  осадкой  с  продольным  изгибом  /

В. В. Кухарь  //  Збірн.  наук.  пр.  Вінницького  державного  аграрного  університету.

Серія: Технічні науки. – Вип. 2. – С. 22–25.

348.  Кухарь В. В.  Формоизменение  при  профилировании  продольным  из-гибом заготовок с различной формой поперечного сечения / В. В. Кухарь // Вісник

національного  технічного  університету  України  «Київський  політехнічний інсти-тут». Серія «Машинобудування». – № 60. – С. 169–173.

349.  Диамантопуло К. К. Исследование формоизменения относительно вы-соких  полос  при  профилировании  осадкой  с  продольным  изгибом /

К. К. Диамантопуло,  В. В. Кухарь  //  Обработка  материалов  давлением. –  2009. –

№ 1 (20). – С. 181–185.

350.  Грушко  А. В.  Механика  формообразования  обводных  патрубков  про-дольным изгибом / А. В. Грушко, В. В. Кухарь, В. Н. Возненко // Сучасні проблеми

металургії.  Наукові  вісті. –  Дніпропетровськ:  Системні  технології,  2005. –  Т. 8.

Пластична деформація металів. – С. 498–503.

351.  Математическое  моделирование  напряженно-деформированного  со-стояния  трубной  заготовки  при  продольном  изгибе  /  А. В. Грушко,  В. В. Кухарь,

О. А. Лаврентик, В. Н. Возненко // Наукова молодь: зб. наук. пр.  за матер. I регі-он. наук.-практ. конф. «Внесок молодих учених у розвиток науки регіону». – Лу-ганськ: Знання; ЛНПУ ім. Тараса Шевченка, 2005. – Т.3. Природничо-географічні,

математичні та технічні науки. – С. 77–86.

352.  Кухарь В. В. Продольный изгиб: развитие в технологи и компенсация в

оборудовании для обработки металлов давлением / В. В. Кухарь // Сб. тез. межд. на-уч.-техн. конф. «Прогрессивные методы и технологическое оснащение процессов об-работки  металлов  давлением»,  посв.  70-летию  каф.  «Высокоэнергетические  устрой-ства  автоматических  систем»  БГТУ  «Военмех»  им.  Д. Ф.  Устинова;  11–14  октября,

2005 г., Санкт-Петербург, Россия. – СПб.: Военмех, 2005. – С. 90–94.

353.  Еленич  Н. П.  Напряженно-деформированное  состояние  трубчатых  за-готовок  в  условиях  их  пластического  продольного  изгиба  /  Н.  П.  Еленич,  А.  В.

482

Грушко, В. В. Кухарь // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в

металургії і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2007. – С. 163–168.

354.  Кухарь В. В. Поля напряжений и деформаций при продольном изгибе

трубчатых заготовок / В. В. Кухарь, А. В. Грушко, Н. П. Еленич // Тез. докл. межд.

науч.–техн.  конф.  «Университетская  наука  –  2007». –  Мариуполь:  ПГТУ,  2007. –

Т. 1. Факультеты: металлургич., энергетич., гуманитарн. – С. 173–175.

355.  Кирицев  А. Д.  Предельный  коэффициент  обжима  концов  труб  /  А. Д.

Кирицев  //  Обработка  металлов  давлением  /  ЖМИ. –  М.:  Высшая  шк.,  1971. –

Вып. 13. – С. 286–291.

356.  Кухарь В. В. Предельная степень осадки с продольным изгибом трубных

заготовок при производстве обводных патрубков / В. В.  Кухарь, А. В. Грушко, Н. П.

Еленич  //  Сучасні  проблеми  металургії.  Наукові  вісті. –  Дніпропетровськ:  Системні

технології. – 2008. – . Т. 11. Пластична деформація металів. – С. 313–319.

357.  Кухарь  В. В.  Определение  геометрических  характеристик  осевого  се-чения продольно изгибаемой трубной заготовки при переходе в пластическую об-ласть / В. В. Кухарь, О. А. Лаврентик, В. Н. Возненко // Ресурсозберігаючі техно-логії  виробництва  та  обробки  тиском  матеріалів  у  машинобудуванні:

зб. наук. пр. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В.Даля, 2005. – С.73–79.

358.  Грушко  О. В. Овалізація  перерізу  в  процесі  поздовжнього  пластичного

згину труби / О. В. Грушко, М. П. Єленич, В. В. Кухар // Вісник Хмельницького на-ціонального університету. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – № 6. – С. 74–77.

359.  Кухарь В. В.  Формообразование  элементов  трубопроводов  продоль-ным  изгибом  /  В.В.  Кухарь,  А.В.  Грушко  //  Захист  металургійних  машин  від  по-ломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2010. – Вип. 12. – С. 147–152.

360.  Пат.  46871  Україна,  МПК  (2009)  В  21  D  9/00.  Спосіб  гнуття  трубних

елементів / Кухар В. В., Семенцов Є. А. (Україна): заявник та патентовласник При-азовський  державний  технічний  університет. –  № u200907066;  заявл.  06.07.09;

опубл. 11.01.10, Бюл. № 1. – 3 с.

361.  Пат. 48862 Україна, МПК (2009) В 21 D 9/00. Спосіб одержання труб-них елементів / Гринкевич В. О., Кухар В. В., Данченко В. М., Грушко О. В., Єле-

483

нич М. П., Семенцов Є. А. (Україна): заявник та патентовласник Національна мета-лургійна академія України. – № u200909481; заявл. 15.09.09; опубл. 12.04.10, Бюл.

№ 7. – 3 с.

362.  Разработка математической модели изменения температурного поля не-равномерно  нагретой  заготовки  при  её  остывании  на  штампе  /  В. В. Кухарь,

О. А. Лаврентик,  В. А. Бурко,  М. В. Крестников  //  Научные  проблемы  современной

металлургии:  сборник  научных  трудов,  посвященный  100-летию  со  дня  рождения

профессора К. Н. Соколова. – Мариуполь: ПГТУ, 2007. – С. 121–132.

363.  Моделирование температурного поля неравномерно нагретой по дли-не  заготовки  при  её  остывании  на  штампе  /  В. В.  Кухарь,  О. А.  Лаврентик,  В. А.

Бурко,  М. В.  Крестников  //  Вісник  Приазовського  державного  технічного  універ-ситету: зб. наук. пр. – Маріуполь, 2007. – Вип. 17. – С. 125–129.

364.  Кухарь В. В. Математическая модель тепловых процессов в штампе и

остывающей  неравномерно  нагретой  заготовке /  В.В.  Кухарь,  В.А.  Бурко  //  Тез.

междун.  науч.–техн.  конф.  «Машины  и  пластическая  деформация  металлов»,  по-священной 100–летию со дня рождения С. З. Юдовича, Запорожье, 20–23 ноября,

2007. – Запорожье: ЗНТУ, 2007. – С. 37–38.

365.  Кухарь В. В.  Тепловое  состояние  заготовки  с  предварительно  задан-ным  распределением  температур  по  высоте  при  остывании  на  плоском  штампе  /

В. В. Кухарь // Вісник Національного технічного університету «ХПІ»: зб. наук. пр.

тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ»,

2010. – № 17. – С. 77–81.

366.  Кухарь В. В. Исследование температурных полей при ковке профили-рованными  бойками  различной  конфигурации  /  В. В. Кухарь,  С.  Б. Каргин  //  Тез.

докл.  межд.  науч.-техн.  конф.  «Университетская  наука  –  2011». –  Мариуполь:

ПГТУ, 2011. –  Т.1. Факультеты: металлургический, сварочный. – С. 166–167.

367.  Немзер  Г. Г.  Тепловые  процессы  производства  крупных  поковок  /

Г. Г. Немзер. – Л.: Машиностроение, 1979. – 270 с.

368.  Кухарь  В. В.  Критериальный  анализ  бесштампового  формообразова-ния  удлиненных  поковок  с  заостренным  концом  /  В. В. Кухарь  //  Вісник  Хмель-

484

ницького  національного  університету.  Технічні  науки. –  Хмельницький:  ХНУ,

2010. – № 4. – С. 7–11.

369.  Диамантопуло  К. К.  Технологические  предпосылки  получения  удли-ненных поковок с заостренным концом / К. К. Диамантопуло, В. В. Кухарь, Ю. К.

Диамантопуло  //  Вісник  Хмельницького  національного  університету. –  Хмельни-цький: ХНУ, 2010. – № 2. – С. 41–45.

370.  Пат. 55402 Україна, МПК (2009) B 21 J 5/00. Спосіб одержання подо-вжених виробів із загостреним кінцем / Кухар В. В., Почупєй В. М., Діамантопуло

К. К.,  Діамантопуло  Ю. К.  (Україна) :  заявник  та  патентовласник  Приазовський

державний  технічний  університет. –  № u201007561;  заявл. 17.06.10;  опубл.

10.12.10, Бюл. № 23. – 2 с.

371.  Кухарь  В. В. Исследование  процесса  получения  удлиненных  изделий  с

концевым заострением продольным разрывом заготовок / В. В. Кухарь // Вісник На-ціонального технічного університету «ХПІ»: зб. наук. пр. : тематич. випуск: Нові рі-шення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – № 46. – С. 3–14.

372.  Кухарь В. В. Технологическая наследственность при формообразовании

удлиненных поковок с заостренным концом способом продольного разрыва заготов-ки  /  В. В. Кухарь,  С. А. Короткий,  О. В. Василевский  //  Тези  доп.  міжн.  наук.-техн.

конф.  «Теоретичні  і прикладні  задачі  обробки  металів  тиском  та  автотехнічних  екс-пертиз»; 30 травня – 2 червня 2011 р. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – С. 98–99.

373.  Омельченко П. П. Проектування  ковальсько-штампувальних  цехів  /

П. П. Омельченко, Б. С. Каргін. – Маріуполь: ПДТУ, 2000. – 178 с.

374.  Сторожев М. В. Теория  обработки  металлов  давлением  /  М. В.  Сто-рожев, Е. А. Попов. – М.: Машгиз, 1957. – 323 с.

375.  Кухарь  В. В.  Критериальная  оценка  бесштамповых  способов  получе-ния профилированных заготовок под последующую объемную штамповку / В. В.

Кухарь  //  Тез.  докл.  междун.  научн.-техн.  конф.  «Университетская  наука  –

2010». –  Мариуполь:  ПГТУ,  2010. –  Т. 1.  Факультеты:  металлургический,  инфор-мационных технологий. – С. 196–197.

376.  Кухарь В. В. Макропоказатели формоизменения и работа деформации

при осадке заготовок выпуклыми плитами / В. В. Кухарь // Вісник національного

485

технічного  університету  України  «Київський  політехнічний  інститут».  Серія

«Машинобудування». – 2012. – № 64. – С. 227–233.

377.  Кухарь В. В. Работа формоизменения и неравномерность деформации

при профилировании заготовок продольным изгибом / В. В. Кухарь //  Фундамен-тальные и прикладные проблемы модернизации современного машиностроения и

металлургии  :  сб.  науч.  тр.  междунар.  науч.-тех.  конф.,  посв.  50-летию  кафедры

технологи  машиностроения  ЛГТУ,  17–19  мая  2012 г.  /  под  общ.  ред.  проф.

А. М. Козлова. –Липецк : Изд-во ЛГТУ, 2012. – Ч. 2. – С. 104–108.

378.  Кухарь  В. В. Технико-экономические  преимущества  бесштампового

профилирования  заготовок  под  объемную  штамповку  /  В. В. Кухарь  //  Тез.  докл.

междун.  научн.-техн.  конф.  «Университетская  наука  –  2010». –  Мариуполь:

ПГТУ,  2010. –  Т. 1.  Факультеты:  металлургический,  информационных  техноло-гий. – С. 195–196.

379.  Кухарь  В. В.  Совершенствование  технологии  штамповки  поковки

«Сопло»  предварительной  осадкой  заготовки  со  свободным  формоизменением

боковой  поверхности  /  В. В. Кухарь,  В. А. Бурко  //  Вісник  Національного  техніч-ного  університету  «ХПІ»:  зб.  наук.  пр. :  тематичний  випуск:  Нові  рішення  в  су-часних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2011. – № 45. – С. 141–146.

380.  Кухарь  В. В.  Технологические  возможности  бесштамповых  способов

профилирования заготовок под объёмную штамповку / В. В. Кухарь, В. А. Бурко,

А. В. Федосов // Механіка та інформатика :VIII Українсько–Польська конф. моло-дих науковців : тез. наук. пр. – Хмельницький, 2011. – С. 75–76.

381.  Кухарь В. В.  Компенсация  погрешностей  системы  пресс-штамп  и  бес-штамповые  технологии  профилирования  заготовок  на  прессовом  оборудовании  /

В. В. Кухарь. // Материалы 4-й науч.-практ. конф. «Модернизация и переоснащение

предприятий.  Эффективные  технологии  ремонта  и  восстановления  деталей».

В рамках 9-й междун. выст. пром. оборуд. и металлообр. «Машпром - 2009»; 14 ок-тября 2009 г. – Днепропетровск: Экспо-центр «Метеор», 2009. – С. 65–72.

382.  Кухарь В. В.  Снижение  погрешностей  в  системе  пресс-штамп  и  без-ручьевое  профилирование  заготовок  на  прессах  /  В. В. Кухарь  //  Вісник  Націона-

486

льного технічного університету  «ХПІ»:  зб. наук. пр. : тематичний випуск: Нові рі-шення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ», 2009. – № 37. – С. 53–61.

383.  Кухарь В. В. Малозатратные инновационные решения в технологии и

оборудовании  кузнечно-штамповочного  производства  /  В.  В.  Кухарь  //  Металл  и

литьё Украины. – 2008. – № 9. – С. 33–36.

384.  Кухарь В. В. Инновационные решения в области технологии и обору-дования  кузнечно-штамповочного  производства  /  В.  В.  Кухарь  //  Бизнес-Мост.

Промышленность и технологии. – 2008. – № 9(76). – С. 22–25.

385.  Совершенствование  технологии  штамповки  на  КГШП  поковок  для

деталей  поглощающих  аппаратов  /  В. В. Кухарь,  В. А.  Бурко,  С. А. Короткий,

Е. Ю. Балалаева  //  Обработка  материалов  давлением. –  Краматорск:  ДГМА,

2010. – № 3(24). – С.69–75.

386.  Кухар  В. В.  Інструмент  для  утримання  заготовки  на  випуклій  поверхні

перед  осаджуванням  /  В. В.  Кухар,  В. А.  Бурко  //  Захист  металург.  машин  від  поло-мок : міжвуз. темат. зб. наук. пр. / ПДТУ. – Маріуполь, 2011. – Вип. 13. – С. 118–120.

387.  Пат. 52389 Україна, МПК (2009) В 21 J 5/00, B 21 J 13/02. Інструмент

для  осаджування  заготовок  /  Кухар  В. В.,  Почупєй  В. М.,  Тахтамиш  І. В.,  Бурко

В. А.  (Україна):  заявник  та  патентовласник  Приазовський  державний  технічний

університет. – № u201001897; заявл. 22.02.10; опубл. 25.08.10, Бюл. № 16. – 2 с.

388.  Пат. 53896 Україна, МПК (2009) В 21 J 5/00, B 21 J 13/02. Інструмент

для одержання профільованої заготовки / Кухар В. В., Почупєй В. М., Бурко В. А.,

Тахтамиш І. В., Мурашкін А. О. (Україна): заявник та патентовласник Приазовсь-кий  державний  технічний  університет. –  № u201003591;  заявл.  29.03.10;  опубл.

25.10.10, Бюл. № 20. – 3 с.

389.  Анализ  многопереходной  штамповки  поковок  пластин  с  предвари-тельным  профилированием  заготовок  выпуклыми  плитами  /  В. А. Бурко,

В. В. Кухарь, С. А. Короткий, В. А. Гринкевич // Металлургическая и горнорудная

промышленность. – 2011. – № 1.– С. 31–37.

390.  Бурко  В. А. Анализ  напряженно-деформированного  состояния  и  си-ловых  режимов  при  многопереходной  штамповке  пластин  /  В. А. Бурко,

487

В. В. Кухарь,  С. А. Короткий  //  Кузнечно-штамповочное  пр-во.  Обработка  мате-риалов давлением. –2011. – № 10. – С. 3–11.

391.  Калицун  В. И.  Гидравлический  расчет  водоотводящих  сетей :  спра-вочное пособие / В. И. Калицун. – М.: Стройиздат, 1988. – 72 с.

392.  Кухарь  В. В.  Получение  обводных  патрубков  с  минимальным  гидрав-лическим  сопротивлением  /  В. В.  Кухарь,  А. В.  Грушко  //  Вісник  Приазов.  держ.

техн.  університету :  зб.  наук.  пр.  /  ПДТУ. –  Маріуполь,  2005. –  Вип. 15,  Ч. 1. –

С. 109–112.

393.  Пат. 11205 Україна, МПК7 В 21 D 9/15. Спосіб одержання крутозігну-тих  трубних  елементів  /  Діамантопуло  К. К.,  Кухар  В. В.,  Сердюк  І. О.,  Грушко

О. В.  (Україна)  :  заявник  та  патентовласник  Приазовський  державний  технічний

університет. – № u200505397; заявл. 06.06.05; опубл. 15.12.05, Бюл. № 12. – 5 с.

394.  Грушко  А. В.  Деформируемость  обводных  патрубков  в  процессе  их

формоизменения  продольным  изгибом  /  А. В.  Грушко,  В. В.  Кухарь  //  Удоскона-лення  процесів  та  обладнання  обробки  тиском  у  машинобудуванні  і  металургії :

темат. зб. наук. пр. – Краматорськ, 2006. – С. 335–339.

395.  Кувалдин А. Б. Индукционный  нагрев  ферромагнитной  стали  /

А. Б. Кувалдин. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 312 с.

396.  Создание  высокопроизводительных  индукционных  установок  градиент-ного нагрева к кабельным прессам / А. Э. Эрман [и др.] // Теория и практика индукци-онного нагрева : сб. науч. тр. / ВНИИЭТО.–М.: Энергоатомиздат, 1985. – С. 27–37.

397.  Пат. 2151201  РФ,  МПК  С 21 D 1/42,  Н 05 В 6/36.  Способ  индукцион-ного  градиентного  нагрева  и  устройство  для  его  реализации  /  Горбатков  С. А. [и

др.] (РФ) : заявитель и патентообладатель Уфимский государственный авиацион-ный  технический  университет. –  № 98108106/02;  заявл. 29.04.1998;  опубл.

20.06.2000, Бюл. № 6. – 4 с

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html