Карташев Иван Юрьевич. Ароматизация легких алканов на промотированных высококремнеземных цеолитах : Дис. ... канд. хим. наук : 02.00.13 : М., 2005 185 c. РГБ ОД, 61:05-2/602

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ НЕФТИ И ГАЗА им. И.М. ГУБКИНА

На правах рукописи

Карташев Иван Юрьевич

## АРОМАТИЗАЦИЯ ЛЕГКИХ АЛКАНОВ НА ПРОМОТИРОВАННЫХ ВЫСОКОКРЕМНЕЗЕМНЫХ ЦЕОЛИТАХ

(02.00.13 — нефтехимия)

! ( .

■' • ' ■ \ . '

## ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата химических наук

Научный руководитель д.х.н., проф. Дедов А.Г.

Научный консультант д.х.н. Локтев А.С.

Москва — 2005

## Содержание

Введение	4

Глава 1. Каталитическая ароматизация легких алканов. (Литературный обзор).......7

- Особенности каталитической активации гомологов метана	7

- О некоторых особенностях цеолитных катализаторов	12

- Ароматизация легких алканов на немодифицированных цеолитах	17

- Ароматизация легких алканов на промотированных цеолитах	25

- Ароматизация легких алканов на катализаторах, промотированных платиновыми металлами	30

- Ароматизация легких алканов на катализаторах, промотированных галлием	32

- Ароматизация легких алканов на катализаторах, промотированных цинком	37

- Ароматизация легких алканов на катализаторах, промотированных несколькими элементами	56

- Промышленная реализация процесса ароматизации легких алканов	71

Глава 2. Объекты и методы исследований	76

- Методика приготовления катализаторов	76

- Методика проведения экспериментов	78

- Методика проведения физико-химических исследований катализаторов 81

- Оценка точности эксперимента	82

Глава 3. Исследование превращений легких алканов на высококремнеземных цеолитных катализаторах	84

- Превращения легких алканов на катализаторах на базе НЦВМ-1122	84

- Ароматизация легких алканов на непромотированном НЦВМ-1122....84

- Ароматизация легких алканов на катализаторах на базе НЦВМ-1122, промотированных индивидуально цинком или хромом	87

- Ароматизация легких алканов на катализаторах на базе НЦВМ-1122, промотированных совместно цинком и хромом	95

  - Превращения легких алканов на катализаторах на базе НЦВМ-408	104

    - Ароматизация легких алканов на непромотированном НЦВМ-408 и катализаторах, содержащих индивидуальные промоторы	104

з

    - Ароматизация легких алканов на катализаторах на базе НЦВМ-408,

промотированных совместно цинком и хромом	111

  - Превращения легких алканов на катализаторах на базе ЦВК-ХІ-961	117

  - Исследование стабильности	совместно	промотированных	катализаторов

ароматизации	122

Глава 4. Исследование катализаторов физико-химическими методами	127

- Исследование структуры катализаторов методом рентгенофазового анализа	127

- Исследование морфологии катализаторов	130

- Исследование элементного состава катализаторов	133

- Измерение удельной поверхности катализаторов	134

- Исследование активных центров цеолитов методом ИК-спектроскопии	136

- Исследование активных центров катализаторов на базе НЦВМ-1122	142

- Исследование активных центров катализаторов на базе НЦВМ-408	157

Выводы	167

Список литературы	169

## Введение

Рациональное использование легких алканов, входящих в состав природного и попутных газов, а также газов нефтеперерабатывающих предприятий, является важной научной и практической задачей. Несмотря на ценность углеводородных газов, особенно фракции С3-С4, с точки зрения их химической переработки, уровень их квалифицированного применения в России остается крайне низким. Лицензионные соглашения на разработку нефтяных месторождений предусматривают, что на переработку должно направляться 95-98% попутного газа. [1]. Однако на практике загрузка ГПЗ, осуществляющих переработку попутного газа нефтяных месторождений, составила в 2000 г. менее 33% [2]. В 2001 году из добытых 30,2 млрд. м3 попутного газа только 11,6 млрд. м3 было направлено на переработку, почти такое же количество (11,4 млрд. м ) было использовано в качестве топлива на ГРЭС, а 7,8 млрд. м попутного газа — более четверти от объема добычи — было сожжено на факелах [3]. В 2002 году, по данным [4], было переработано лишь 31,4% добытого попутного нефтяного газа.

За счет сжигания попутного газа за год в атмосферу выбрасывается порядка 400000 т диоксида углерода, оксидов азота, углеводородов, сажи. По оценкам экспертов [5] невовлечение в глубокую переработку 1 млрд. м попутного нефтяного газа эквивалентно потере товарной массы на сумму 270 млн. долларов США. и недополучению налогов на сумму 35 млн. долларов.

Другим источником сжиженных нефтяных газов являются нефтеперерабатывающие и нефтехимические предприятия. В 2002 году на нефтеперерабатывающих заводах было выработано 2,75 млн. т сжиженных газов. Из них 1,05 млн. т было использовано для собственных целей НПЗ. Выработка сжиженных газов на нефтехимических комбинатах составила в 2002 году 2,07 млн. т. Для сравнения, на ГПЗ было выработано 3,05 млн. т товарных сжиженных газов [4].

В последние 10-15 лет отмечается постоянный рост потребности в сжиженном газе, который по своим темпам превосходит рост спроса на нефть [6]. Так, прогноз развития мирового рынка сжиженного газа компании Purvin & Gertz предусматривает, что среднемировой рост спроса на сжиженные нефтяные газы в 1985-2005 г. составит 3,7% в год, в то время как рост мировой потребности в нефти составляет около 1,7% ежегодно. Рост при этом будет достигаться во многом за счет использования сжиженного газа для нужд нефтехимии [6]. В 2005 г. доля химического использования сжиженного газа на Западе возрастет до 33% с 25% в 1985 г., а в странах с развивающейся экономикой достигнет 15%. В настоящее время в России на нужды нефтехимии используется около половины вырабатываемых сжиженных газов [4]. В 2002 г. на нужды нефтехимии было израсходовано 2,71 млн. т сжиженных газов, причем основным направление использования (1,81 млн. т) стал пиролиз с получением этилена. На получение мономеров для синтетических каучуков было использовано 0,81 млн. т сжиженных газов. В [5] отмечается, что столь высокая доля нефтехимии в потреблении сжиженных газов обусловлена двумя факторами: снижением потребления газов в коммунально-бытовом секторе и значительные изменения в структуре сырьевой базы пиролиза. Если в 1990 г. доля бензина составляла 76%, то в 2002 г. она уменьшилась до 56%. Одновременно доля сжиженных газов выросла с 15 до 29,6% [7].

Таким образом, мировая тенденция опережающего роста спроса на сжиженные газы по отношению к спросу на нефть обуславливает необходимость более полного использования попутного газа и газов нефтепереработки, которые являются основным сырьем для получения сжиженных нефтяных газов. Одновременно возрастает интерес и к новым направлениям химической переработки легких углеводородов С3-С4.

Среди этих процессов важное место занимает ароматизация легких углеводородов на цеолитных катализаторах. Ароматические углеводороды являются одним из главных базовых продуктов нефтехимии. Ожидается, что в период 19972006 гг. спрос на базовые полупродукты нефтехимической промышленности возрастет более чем в 1,5 раза. [8]. Темпы роста спроса на ароматические углеводороды в период до 2007 г. будут одним из самых высоких и составят в среднем 5,6% в год [9]. Подобный рост спроса создает предпосылки для создания новых производственных мощностей даже с учетом возможности высвобождения дополнительных мощностей риформинга в связи с ограничениями на использование аренов в автомобильных бензинах и увеличения ресурсов ароматики, получаемой из смолы пиролиза, — в связи с вводом новых мощностей по получению этилена. Технология получения ароматики из сжиженного газа уже рассматривается специалистами наравне с традиционными методами, перспективы внедрения процесса оцениваются как благоприятные [7].

В связи с этим целью данной работы являлась разработка эффективных и доступных катализаторов ароматизации легких алканов на основе отечественных промышленно выпускаемых цеолитов, поиск оптимальных условий проведения реакции, а также изучение действия промоторов на указанные цеолиты с целью повышения выхода ароматических углеводородов.

Для достижения поставленной цели решались следующие основные задачи.

- Исследовалась ароматизация смесей легких алканов различного состава на непромотированных и промотированных цеолитных катализаторах.

- Изучалось влияние процедуры введения цинкового и хромового промоторов на конверсию сырья, выход и состав аренов.

- Катализаторы исследовались с привлечением комплекса физикохимических методов (ИК-спектроскопия, рентгенофазовый анализ, рентгенофлуоресцентный анализ и др.) с целью изучения влияния их кремнеземного модуля, морфологии и структуры активных центров на каталитическую активность.

Работа проводилась при финансовой поддержке по подпрограмме "Топливо и энергетика" научно-технической программы "Научные исследования высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники Министерства образования и науки РФ (коды проектов 206.03.01.028,206.03.01.039).

#### Выводы

- Впервые систематически исследованы превращения смесей легких алканов на промотированных цинком и хромом цеолитных катализаторах с различным порядком введения промоторов, разными значениями кремнеземных модулей и морфологическими характеристиками. Разработан эффективный катализатор ароматизации легких алканов — НЦВМ-1122 + 1% Zn + 1% Сг, который обеспечивает выход аренов 60% при конверсии сырья 95%.

- Установлено, что совместное промотирование цинком и хромом позволяет значительно повысить эффективность катализаторов. В случае цеолита НЦВК-ХІ-961 совместное введение промоторов увеличивало селективность образования аренов до 30% по сравнению с 12% на непромотированном цеолите и 17% при промотировании цинком. Совместное промотирующее действие сохраняется при использовании цеолитов с различными значениями кремнеземного модуля и морфологическими характеристиками.

- Установлено, что при совместном промотировании цинком и хромом порядок введения промоторов влияет на формирование активных центров катализатора, его активность и селективность. В случае цеолита НЦВМ-408 при нанесении первым цинкового промотора селективность по аренам достигает 45%, при нанесении первым хрома — 39%. Методом ИК-спектроскопии показано, что введение первым цинка приводит к преимущественному образованию микрокластеров ZnO в каналах цеолита, а при введении первым хрома преобладают льюисовские центры, связанные с внерешеточными ионами алюминия.

- Методом электронной микроскопии исследованы морфологические характеристики катализаторов. Показано, что эффективность катализаторов зависит от размеров кристаллов цеолита: селективность по аренам на НЦВМ-408 + l%Zn + 1%Сг (размер кристаллов 8-12 мкм) на 5-10% ниже, чем в случае НЦВМ- 1122 + l%Zn + 1%Сг (размер кристаллов 2-5 мкм).

Показано, что распределение продуктов ароматизации зависит от модуля исходного цеолита. Катализатор НЦВК-ХІ-961 + l%Zn (кремнеземный модуль 200) обеспечивает содержание ксилолов в катализате 35% мол. при доле бензола 8% мол. Катализатора НЦВМ-1122 + l%Zn (кремнеземный модуль 40) увеличивает содержание бензола в продуктах ароматизации до 45% мол., уменьшая долю ксилолов до 8% мол.

166