## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

На правах рукопису

# БАТЬ РОМАН ЯРОСЛАВОВИЧ

УДК 66.047.45.661.2/6.001.2

Утилізація промислових відходів переробки деревини шляхом створення біопалива

21.06.01 – екологічна безпека

Дисертація

на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

науковий керівник

Мальований Мирослав Степанович Доктор технічних  наук, професор

Львів -2008

ЗМІСТ

| ВСТУП …………………………………………………………………... | 6 |
| --- | --- |
| Розділ 1. Огляд джерел інформації ………………………. | 10 |
| 1.1. Класифікація відходів перероблення деревини та аналіз перспективних технологій їх утилізації …………………………………………………… | 11 |
| . Аналіз перспективи використання некондиційних відходів деревини для виробництва біопалива …...………………………………………….. | 15 |
| 1.3. Аналіз перспективних технологій гранулювання кускових матеріалів | 18 |
| 1.3.1. Гранулювання методом пресування …………………………... | 18 |
| 1.3.2. Гранулювання в апаратах барабанного типу …………………. | 19 |
| 1.3.3. Гранулювання в шнеках-грануляторах ………………………….. | 20 |
| 1.3.4. Гранулювання в дискових грануляторах …………………………... | 20 |
| 1.3.5. Гранулювання методом екструзії …………………………………... | 21 |
| 1.3.6. Гранулювання в киплячому шарі ……………………………...……. | 21 |
| 1.4. Відомі технології підготовлення деревної біомаси для спалювання….. | 21 |
| 1.4.1. Рубка деревини ………………………………………………...... | 22 |
| 1.4.2. Подрібнювання деревини ………………………………………. | 22 |
| 1.4.3. Перевезення тирси до місця зберігання ……………………….. | 22 |
| 1.4.4. Зберігання тирси в лісі …………………………..…………….... | 23 |
| 1.5. Аналіз технологій спалювання біомаси ………………………………… | 23 |
| 1.5.1. Спалювання у вихрових топках ………………………………... | 24 |
| 1.5.2. Спалювання у вихрових пальниках ……………………………. | 24 |
| 1.5.3. Спалювання на решітках ………………………………………... | 25 |
| 1.5.4. Спалювання на рухомих решітках ……………………………... | 26 |
| 1.5.5. Спалювання із завантаженням сировини роздільним стокером | 27 |
| 1.5.6. Спалювання в обертовій печі ………………………...………… | 27 |
| 1.5.7. Спалювання в киплячому шарі ……………………...…………. | 27 |
| 1.5.8. Спалювання в циркулюючому киплячому шарі ………………. | 28 |
| 1.5.9. Печі із передтопкою …………………………………………….. | 28 |
| 1.6. Мета і задачі дослідження………………………………………………... | 29 |
| Розділ 2. Характеристика об’єктів та методів досліджень ……….... | 30 |
| 2.1. Характеристика фізико-хімічних властивостей твердих відходів деревини | 30 |
| 2.2. Фізико-хімічні характеристики зв’язуючого компонента …………….. | 31 |
| 2.3. Фізико-хімічні характеристики горючих додатків до паливних гранул (торф, дрібнодисперсний вугільний пил) ……………………………… | 32 |
| 2.3.1. Торф ……………………………………………………………… | 32 |
| 2.3.2. Дрібнодисперсні відходи вугілля ………………………………. | 33 |
| 2.4. Методика проведення досліджень з попереднього сушіння сировинних компонентів ………………………………………………………………… | 34 |
| 2.5.Методика проведення досліджень формування гранул на екструдері ... | 36 |
| 2.5.1. Опис експериментальної установки ………………………...…. | 36 |
| 2.5.2. Методика попередньої підготовки зв’язуючого ………………. | 39 |
| 2.5.3. Методика визначення оптимальних умов формування гранул . | 39 |
| 2.6. Методика досліджень з формування гранул під високим надлишковим тиском …………………………………………………….. | 40 |
| 2.6.1. Опис експериментальної установки ………………………...…. | 40 |
| 2.6.2. Методика проведення досліджень ………………………..……. | 41 |
| 2.7. Методика визначень фізико-механічних показників ………………….. | 42 |
| 2.7.1.Визначення теплотворної здатності гранул ……………………. | 42 |
| 2.7.2. Визначення вмісту летких компонентів та коксового залишку. | 44 |
| 2.7.3. Визначення зольності …………………………………………… | 46 |
| 2.7.4. Визначення фізико-хімічних характеристик гранул…………... | 46 |
| 2.7.4.1. Визначення статичної та динамічної міцності ……………... | 46 |
| 2.7.4.2. Метод визначення динамічної міцності …………………….. | 47 |
| 2.7.5. Визначення вмісту вологи в сировинних компонентах ………. | 47 |
| 2.8. Висновки ………………………………………………………………….. | 48 |
| Розділ 3. Моніторинг забруднення навколишнього середовища відходами перероблення деревини та розроблення стратегії перероблення їх на біопаливо …………………………………………………………………………… | 49 |
| 3.1. Моніторинг забруднення навколишнього середовища відходами перероблення деревини та додатками паливних гранул ………………..…………………….... | 50 |
| 3.2. Аналіз біоенергетичного потенціалу Львівщини ……………………… | 52 |
| 3.2.1. Відходи лісового господарства ……………………..………….. | 52 |
| 3.2.2. Відходи сільського господарства ………………………………. | 53 |
| 3.3. Вплив відходів перероблення деревини та додатків у складі паливних гранул на навколишнє середовище …………………………………….. | 56 |
| 3.4. Стратегія утилізації відходів перероблення деревини шляхом створення паливних гранул ………….………………………………….. | 57 |
| 3.5. Висновки ………………………………………………………………...... | 59 |
| Розділ 4. Кінетика сушіння відходів лісового господарства ……….. | 60 |
| 4.1. Дослідження впливу висоти шару відходів лісового господарства на процес сушіння …………………………………………………………... | 60 |
| 4.1.1. Визначення критичної вологості ……………………………….. | 62 |
| 4.2. Дослідження впливу температури теплового агенту на процес сушіння ………….………………………………………………………... | 69 |
| 4.2.1. Визначення критичної вологості ……………………………….. | 71 |
| 4.3. Обґрунтування режиму сушіння відходів лісової промисловості (тирси) …………………………………………………………………….. | 74 |
| 4.4. Висновки ………………………………………………………………...... | 76 |
| Розділ 5. Дослідження з формування гранул методом екструзії ….... | 77 |
| 5.1. Дослідження оптимальних режимних параметрів екструзійного гранулювання гранул ……………………………………………………... | 78 |
| 5.1.1. Вологість сировини ……………………………………………... | 78 |
| 5.1.2. Співвідношення тверда маса – зв’язуюче ……………………... | 78 |
| 5.2. Дослідження можливості внесення в склад гранул горючих додатків .. | 84 |
| 5.2.1.Дослідження можливості внесення торфу та дрібнодисперсного вугільного пилу в склад гранули …..………………………………………….... | 84 |
| 5.3. Встановлення впливу зусилля стискування на фізико-механічні властивості гранул …………………………………………………………. | 89 |
| 5.4. Висновки ……………………………………………………………………. | 98 |
| Розділ 6. Розроблення технології виробництва та використання паливних гранул …………………………………………………………… | 99 |
| 6.1. Перспективні технологічні схеми установки із формуванням паливних гранул ………………………………………………………………………. | 99 |
| 6.1.1. Загальний механізм формування гранул ……………………... | 99 |
| 6.1.2. Технологічна схема формування гранул екструзійним методом із додаванням зв’язуючої речовини …………………. | 99 |
| 6.1.3. Технологічна схема формування паливних брикетів методом пресування ……………………………………………………….. | 102 |
| 6.2. Проведення дослідно-промислових випробувань на установці формування паливних брикетів високого тиску …………………………... | 104 |
| 6.3. Висновки ……………………………………………………………………. | 107 |
| ВИСНОВКИ …..…………………………………………………………. | 108 |
| СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ……………………………….. | 110 |
| ДОДАТКИ ……………………………………………………………….. | 121 |

ВСТУП

Актуальність теми. Виробництво енергії є пов’язаним з глобальним забруднення атмосфери вуглекислим газом, який спричиняє парниковий ефект. В 2006 році до атмосфери потрапило 7 млрд т СО2 і намічається тенденція до зростання цього викиду. Впровадження альтернативних джерел  енергії спричинить зменшення парникового ефекту. Одним з альтернативних джерел використання є біомаса, значні запаси якої є в Україні. В процесі переробки деревини, яка є одним із найстаріших конструкційних матеріалів і об’єми використання якої і на сьогоднішній день значні, утворюється  велика кількість відходів. У випадку відсутності технологій їх утилізації ці відходи здатні нагромаджуватись і спричиняти збільшення кількості парникових газів внаслідок розкладу ксиланів (опорні речовини деревини), забруднення води та ґрунтів в районах звалищ відходів, що викликає замулювання водойм  та загибель водних мешканців, збільшення забруднених ґрунтів, популяції гризунів та комах, які можуть стати розсадниками хвороб. Однією із найбільш перспективних і найдавніше відомих технологій утилізації відходів переробки деревини, які вже неможливо використовувати в інших технологіях, є спалювання. У цьому випадку вдається додатково вирішити важливе завдання поповнення енергетичних запасів за умов мінімізації забруднення атмосфери продуктами горіння. Адже відомо, що в Україні щорічно утворюється до 49 млн т деревних відходів, енергія яких еквівалентна 10 – 20 млрд м3 природного газу, разом з тим під час горіння в атмосферу виділяється еквівалентна кількість вуглекислого газу, яка була раніше поглинута із атмосфери в процесі росту та розвитку дерева. Але для використання деревини як палива в промислових масштабах необхідно забезпечити його відносну однорідність за вологістю та гранулометричним складом, забезпечити сприятливі умови транспортування, дозування та зберігання. Одним із перспективних шляхів вирішення цієї проблеми є гранулювання. Важливо створювати гранули із використанням дешевого зв’язуючого. А у разі використання як зв’язуючого відходів виробництва паперу, накопичення яких також створює певну екологічну проблему, актуальність досліджень ще більше підсилюється. Дисертаційна робота присвячена дослідженню оптимальних режимів підготовки відходів лісової промисловості до їх спалювання (співвідношення зв’язуючого компонента та деревних відходів, методика подачі зв’язуючого компонента, методи грануляції), що визначає її актуальність та важливість для забезпечення екологічної безпеки України.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідницької роботи кафедри “Екологія та охорона навколишнього середовища” Національного  університету “Львівська політехніка” з проблеми “Екологічно чиста енергетика та ресурсозберігаючі технології” згідно з науково-технічною програмою Міністерства освіти України (№ держреєстрації 0196U0000134)

Мета і задачі дослідження: Метою роботи є розроблення комплексної технології утилізації відходів лісового господарства, що утворюються під час переробки деревини шляхом створення паливних гранул.

Для досягнення зазначеної мети необхідно було вирішити такі завдання:

- провести моніторинг відходів деревини за масштабами накопичення, видами та фізико-хімічним складом;

- встановити оптимальні співвідношення компонентів паливних гранул;

- розробити технологічну схему установки гранулювання відходів перероблення  деревини.

Об’єкт дослідження: відходи перероблення деревини із лісопилень Державного підприємства “Львівліс” та Жидачівського целюлозно-паперового комбінату.

Предмет дослідження: технологія створення паливних гранул.

Методи досліджень включають в себе розроблення  методики проведення експериментів та методики визначення теплотворної здатності згідно існуючих ДСТУ. Використовувались також існуючі методики для визначення  кількості летких компонентів, золи, а також  динамічної та статичної міцності гранул.

Наукова новизна одержаних результатів. В результаті досліджень шляхів вирішення проблеми – зменшення екологічного навантаження внаслідок розроблення та впровадження технології утилізації відходів лісового господарства та відходів перероблення деревини Жидачівського целюлозно-паперового комбінату, вперше отримано та сформульовано такі результати:

- на основі даних моніторингу відходів перероблення деревини України проведена оцінка їх запасів та  придатності для виробництва паливних гранул;

- встановлено ступінь екологічної небезпеки від забруднення навколишнього природного середовища відходами деревопереробки та ступінь зменшення викидів СО2 в результаті застосування біопалива;

- встановлено вплив добавки зв’язуючого в склад паливних гранул на їх якісні показники (теплотворну здатність, зольність);

- досліджено вплив добавок торфу та дрібнодисперсного вугілля в складі паливних гранул на якість гранул;

- встановлено вплив тиску на режими формування гранул.

Практичне значення одержаних результатів:

- Розроблена технологічна схема отримання паливних гранул з використанням деревних відходів та зв’язуючого.

- Запропонована конструкція апарату для формування паливних гранул, яку захищено патентом України. Проведена успішна апробація технології отримання паливних гранул на ДП “Вигодський лісгосп”.

Особистий внесок здобувача. Безпосередня участь на всіх етапах виконання дисертаційної роботи від збору інформації до її опрацювання та застосування в проведених дослідженнях. Постановка задач та їх обговорення проводились під керівництвом д.т.н., проф. Мальованого М.С. Всі наукові дослідження, їх теоретичне пояснення та обґрунтування, представлені в дисертаційній роботі, виконані дисертантом особисто.

Розглянуто біопотенціал Львівської області [131]; розглянуто технологію створення гранули на основі відходів лісової та целюлозно-паперової промисловості [132, 1333]; досліджено оптимальний склад біокомпозиції [134, 1355, 136, 137]; вплив складу композиції на характер біопалива [ 138,  139, 140].

Апробація результатів роботи. Основні положення та результати дисертаційної роботи доповідалися, обговорювалися та були схвалені на  конференціях:

- Десятій науковій конференції “Львівські хімічні читання” (25 – 27 травня 2005 р. – м. Львів).

- Третьей международной конференции “Энергия из биомассы” (18 – 20 сентября 2006 г. – г. Киев).

- Международной конференции “Перспективы развития химической переработки горючих ископаемых” (12 – 15 сентября 2006 г. – г. Санкт-Петербург).

- Міжнародній науково-практичній конференції “І Всеукраїнський з’їзд екологів”. Секція “Переробка та утилізація промислових і побутових відходів” (4 – 7 жовтня 2006 р. – м. Вінниця).

- V международной конференции “Проблемы промышленной теплотехники” (22 – 26 мая 2007 г. – г. Киев).

- IV науково-технічній конференції “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості” (11 – 14 вересня 2007 р. – м. Львів).

Робота виконувалася на кафедрі екології та охорони навколишнього середовища Національного університету “Львівська політехніка”.

Публікації. За темою дисертаційної роботи опубліковано 4 наукові праці, серед яких 3 у фахових виданнях, що передбачені переліком ВАК України, матеріали представлені та опубліковані у 6 збірниках матеріалів і тез Міжнародних науково-практичних конференцій. Отримано один деклараційний патент України.

Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, шести розділів, списку літератури та додатків. Загальний обсяг дисертації становить 122 сторінки; вона містить 10 таблиць, 50 рисунків. Бібліографія містить 140 літературних джерел.

Висновки

- Під час заготовки та перероблення деревини утворюється значна кількість відходів, які нагромаджуються та становлять небезпеку в екологічному плані: – за умови гниття виділяються парникові гази, які забруднюють повітря, заскладовані відходи забруднюють навколишню територію.

- Результати моніторингу відходів перероблення деревини свідчать про значні об’єми забруднення цими відходами навколишнього середовища та необхідність розроблення технології утилізації відходів, яка б дозволяла зменшити екологічне навантаження та одночасно отримати додаткову кількість необхідної людству енергії.

- Встановлені оптимальні умови попереднього сушіння сировини: висота шару 20·10-3м, температура теплового агенту 100°C.

- В результаті експериментів встановлені оптимальні режимні параметри екструзійного гранулювання гранул:

  - вологість вихідної сировини – менше 10% у розрахунку на суху масу;

  - вміст зв’язуючого в гранулі – 20%;

  - можливий вміст добавки торфу – до 20%;

  - можливий вміст дрібнодисперсного вугілля – до 20%.

- Встановлений експериментально оптимальний тиск формування гранул методом високого тиску: -  990 МПа; а подача сировини відбувається із попереднім перемішуванням;

- Розроблена технологія формування паливних гранул екструзійним методом. Для процесу формування запропонований апарат, конструкція якого захищена патентом України.

- Розроблена технологія отримання паливних брикетів із додаванням зв’язуючого, що дозволило зменшити тиски формування брикетів  із            1100 МПа до 990 МПа, технологія апробована в дослідно-промислових умовах на базі “ДП Вигодський лісгосп”.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

      - П.А. Бехта. Виготовлення стружки для деревостружкових плит. – К.: Вища школа, 1995. – 270 с.

      - Хатилович А.А., Волчанов М.Н. Использование отходов в производстве деревостружечних плит. Обзор. инф. – М.: ВНИПИГИлеспром, 1988. – Вып. 4 – 48 с.

      - Хухрянский Н.Н. Прессование древесины. – 3-е изд., перераб. и допол. – М.: Лесн. пром-сть, 1964. – 351 с.

      - Шварцман Г.М. Производство деревостружечних плит. – М.: Лесн. пром-сть, 1987. – 320 с.

      - Бехта П. А. Технологія виробництва фанери. – К.: Вища школа, 1996. – 278 с.

      - Бехта П. А. Технологія деревних композиційних матеріалів. – К.: Вища школа,  1997. – 236 с.

      - Бехта П. А. Технологія деревинно волокнистих плит. – Л.: Вид-во “Каменяр”, 1997. – 136 с.

      - Боровиков А.М. Справочник по древесине. – М.: Лесн. пром-сть, 1989. – 296 с.

      - Оболенская А.В. Химия древесины. – Л.: Вища школа, 1989. – 88 с.

      - Т. А. Носовський, Р.І. Мацюк. Технологія лісопильно-деревообробних виробництв. – К.: Техніка, 1993. – 192 с.

      - Н.А. Дикий Дальние перспективы развития мировой энергетики. Достижения и перспективы. – М.: Энергоиздат, 1981. – 220 с.

      - Берковский Б.М. Плантации горючего. – М.: Энергия, 1986. – 80 с.

      - Гелетуха Г.Г. Перспектива использования  в Украине современных технологий термохимической газификации и пиролиза биомассы. – К.: Пром. Теплотехника, 1997. –Т.19. –  С. 15 – 25.

      - Рылевский Е.  Энергия для человека. Пер. с англ. – Kemiui K.: 2003. – 120 с.

      - Авизов А.Х., Синяк Ю.В. Экономическая эффективность технологии конверсии биомассы в топливо и удобрения. Биотехнология кормопроизводства и переработки отходов. – Рига.: Зинатне, 1987. – С. 197- 202.

      - Evald A Biomass for Energy – Danish Solutions. – Copenhagen: Danish Energy Agency, 1996 – 38 p.

      - Nikolaisen L., Nielsen C., Larsen M.G., Straw for Energy Production. Technology – Environment – Economy. – A arhus; EN-TRYK,  1992 – 46 p.

      - Забарний Г.М., Шурчков А.В. Енергетичний потенціал нетрадиційних джерел енергії України. – К.: ІТТФ НАНУ, 2002. – 211 с.

      - Ковальчук О.З. Екологія Львівщини 2002.- Львів, 2003. – 98 с.

      - Шевчук В.Я., Саталкін Ю.М., Навроцький В.М. Екологічний аудит. – К:  Вища школа, 2000. – 244 с.

      - Ковалко М.П. Паливно-енергетичний комплекс України у цифрах і фактах. – К,: Українські економічні знання, 2000. – 152 с.

      - Охорона навколишнього природного середовища Львівщини.  Статистичний збірник. – Львів: Вид-во Львівського обласного управління статистики,  2001 –  98 с.

      - Охорона навколишнього природного середовища Львівщини.  Статистичний збірник. – Львів: Вид-во Львівського обласного управління статистики, 2002 – 95с.

      - Мельник С.В., Латышев В.П. Газификация древесных отходов и нефти шламов для получения отопительного и силового газа. –  Вестник Ир ГТУ.  – 2004. –  №4. –  С.131 – 133.

      - Равич Б.М., Окладников В.Н. Комплексное использование сыря и отходов. – М.: Книга,  1988. –  250 с.

      - Гельвановский М.А., Трафымов И.В. Экология и ресурсосбережение ниши проблемы и зарубежный опыт. Мировые эконом. и международ. отношения. – 1991. –  №12. С. 125 – 137.

      - Лихошерский Г. В поисках энергии. //Техника – молодежи М. – 1983. –  №11. – С. 26- 29.

      - Яцик А.В. Екологічна безпека в Україні. –  К.: Генеза,  2001. – 216 с.

      - Злобін Ю.А. Основи екології. – К.: Ліра, 1998. – 248с.

      - Швец Я.С., Щербана О.М.  Тепло у вашому домі. –  Львів: Екоінформ, 2003. – 56 с.

      - Гершкович В.Ф. За бортом Нового Ковчега: Мир спешит осваивать новые энергетические источники. Мы не торопимся... – К.: ЗНИИЭП,  2004. –  153 с.

      - Некрасов А.С. Возобновляемые источники энергии в перспективном энергетическом балансе. –  М.: Книга,  1982. – 156 с.

      - Б.М. Берковский.  Возобновляемые источники энергии на службе человеку. – М.: Книга,  1987. – 250 с.

      - Денисенко Г.И. Возобновляемые источники энергии. –  К.: Либідь,  1983. –  140 с.

      - Гервес И.С. Биомасса дерева и ее использования. – К.: Либідь, 1992. –  150 с.

      - Басков Е.Д. Использование древесных отходов на зарубежных предприятиях. –  М.: Книга, 1991. – 250 с.

      - Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов // Сб. научн. трудов  ХІІІ междунар. научно-технич. конф. Под ред.: В 2-х.—Х.: УкрВОДГЕО, 2005. – 960 с.

      - Кучерявий В.П. Екологія. – Львів: Світ, 2001. – 500 с.

      - Пахомова Н.В., Рихтер К.К. Экологический менеджмент. – Санкт-петербургский университет, 1999. – 371 с.

      - Резниченко П.П.Чехов А.П. Охрана окружающей среды и использование отходов промышленности. – Днепропетровск: Промінь, 1979. – 170 с.

      - Тарасов А.И. Экономические проблемы природопользования. –            Санкт-Петербург;  1997. – 410 с.

      - Туница Ю.Ю. Эколого-экономическая эффективность природопользования. –  Санкт-Петербург; 1999. – 331 с.

      - Bridgwater A.V. Current and future pros pects for biomass and bioenergy. Presentation at Int. work-shop “Future Tchnologies for a Sustainable Electricity System”, 6 – 7 November, 2003.

      - Вольфберг Д.Б. Основные тенденции в развитии энергетики в мира  //Промышленная теплотехника. – 1995. – №9. –  С.15 – 18

      - Долинский А.А., Воловик Ю.И. Собственные энергоресурсы для энергетики Украины  // Промышленная теплотехника. –  1996. – №3. – С. 35 – 40.

      - Бабенко Г.А., Куцан Ю.Г., Косарев В.А., Рамазанова З.У., Сафонова В.А. Региональная политика Крыма в комплексном использование нетрадиционных источников энергии //Энергетика и электрификация. –  2003. –  №1. – С. 36 – 42.

      - Снєжкін Ю.Ф., Корінчук Д.М., Воробйов Л.Й., Хавін О.О. Розробка енергоефективного палива на торф’яній основі //Промышленная теплотехника. –  2006. – №2. – С. 15 – 23.

      - Аннеков В.Ф. Висококалорійні паливні брикети з відходів деревини та залишків сировини рослинного походження //Світ меблів і деревини. –  1999. –  № 3-4. – С. 35 – 49.

      - Салехов Л.Т. Енергетичне використання деревного палива //Лесная промышленность.  – 2001. – №3. – С. 38 – 48.

      - Процишин Б.М., Воробйов Л.Й., Лох Є.Л., Павлюк С.М., Гордієнко П.В. Виробництво композиційних палив з відходів промисловості та сільського господарства //Промышленная теплотехника. –  2006 – №2. – С. 20 – 25.

      - Жовмір М.М., Смірнов О.П., Торосов А.С., Коржов В.Л. Абрамович І.О., Ютін А.С., Бондар І.Л., Колесник В.В. Значення біомаси в енергозабезпеченні України та основні напрямки її використання при виробництві енергії //Энергетика и Электрификация. –  2002. – №9. – С. 21 – 28.

      - Жовмір М.М., Смірнов О.П., Недовєсов В.І. / Ресурси біомаси для енергетичного використання в країні //Энергетика и Электрификация.  – 2002. – №6. – С. 12 – 16.

      - Г.Гелетуха Біомаса замінює газ  // Зелена енергетика. –  2006. – №1, - С. 16 – 24.

      - Белов С.В., Барбинов Ф.А., Козьяков и др. Охрана окружающей среды. – М.: Высш. шк., 1991. – 319 с.

      - Петров П.В. Энергетические ресурсы низкокачественной маломерной древесины и отходов //Лесная промышленность. –  2004. – №8. – С.32 – 36.

      - Комплексна державна програма енергозбереження Україн. –  Держкоменергозбереження України. – К.: 1996. – 216 с.

      - Лаптев А.А. Приемов С.И. Охрана и оптимизация окружающей среды. – К.: Книга, 1990. – 254 с.

      - Національна доповідь України на конференції ООН (Бразилія, 1992р.) “Навколишнє середовище та розвиток”. – К.: 1992. – 42 с.

      - Новиков Ю.В. Природа и человек. – М.: Химия, 1991. – 222 с.

      - Батлук В.А.  Основи екології: Підручник. – К.: Вища школа, 2007. – 519 с.

      - ЗапольськийА.К. Основи екології: Підручник. – К.: Вища школа, 2001. – 358 с.

      - Воронков Н.А. Основы общей экологии: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.  1997. – 87 с.

      - Воронков в.А.  Прикладная экологии: Учеб. пособие. – Ростов н/Д.  1996. – 512 с.

      - Лебединский Ю.П.  Ресурсосбережение и экология. – К.: Вища школа,  1990. – 245 с.

      - Національна доповідь про стан навколишнього природного середовища в Україні. 1996. – К.: 1998. – 96 с.

      - Лаптев А.А.  Охрана и оптимизация окружающей среды. –  К.: Вища школа, 1990. – 256 с.

      - Охорона навколишнього природного середовища в Україні. 1994 – 1995.- К.: 1997. – 95 с.

      - Перцик Е.Н. Среда человека:  предвидимое будущее. – М.: Книга, 1990. – 365 с.

      - Реймерс Н.Ф. Природопользование. – М.: Книга, 1991. – 400 с.

      - Овруцкий В.М. ГИПК Минэкобезопасности Украины. –  К.: 1996. – 100 с.

      - Стадницкий Г.В. Экология. – М.: Книга, 1988. – 269 с.

      - Трафімович В.В. Основи екології. – К.: Вища школа, 1996. – 212 с.

      - Швиндлерман С.П. Основы общей экологии. – Донецк, 1999. – 168 с.

      - Сахаев В.Г.  Экологические проблемы Украины и пути их решения.-  К.: СОПС АН УССР, 1991. – 189 с.

      - Кудрявцев В.Н.  Эксперементальная экология. – М.: Книга, 1991. – 247 с.

      - Решение Второй в Украине международной конференции //Энергия из биомассы, 20 – 22 сентября 2004г. Киев. –  С. 35.

      - Кочетков  В.Н.  Гранулирование минеральных удобрений. – М.: Химия, 1975. – 224 с.

      - Лыков М.В. Коротков М.А. Новый способ и аппарат для получения гранулированных продуктов. –  Труды НИУИФ, 1973. –  300 с.

      - Майзель Ю.А.,  Коган А.М. Основные факторы, влияющие на процесс грануляции  и определяющие выбор схем регулирования грануляторов. – Труды НИУИФ 1970. –  250 с.

      - Булынко М.Г., Петровский Е.Е. Технология торфобрикетного производства. – М.: Недра,  1968. –  312 с.

      - Лазарев А.Г., Лыкин Б.Г., Демьянов Е.С. Технология производства торфяных брикетов. – М.: Недра, 1984. – 264 с.

      - Наумович В.М. Теоретические основы процесса брикетирования торфа. – Минск, изд-во Акад. наук БССР, 1960. – 196 с.

      - Вирясов Г. П. Комплексные гранулированные удобрения на основе торфа. – Минск: Наука и техника,  1988. – 159 с.

      - Пирятинская С.Ф., Иванов Г.И., Киселев Л.М. Методы поиска новых технических решений //Сер. Изобретательство и патентное дело: Обз. информ. – К.: УкрНИИНТИ, 1988. - Вып. 4. – 236 с.

      - Suadicani K., Evald A., Jakobsen H.H. Wood  Chips for Energy Production. Technology-Environment-Economy. Trojborg Bogtryk, Aarhus. – 1993. 47 p.

      - Гелетуха Г.Г., Железная Т.А Обзор современных технологий сжигания древесины //Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1999. –  №7. –  С. 15 – 25.

      - Energy for the Future: Renewable Sources of  Energy. White Paper for a Community Strategy and Action Plan. – Bruxelles, 1997. – 53 p.

      - Гелетуха Г.Г., Железная Т.А, Тишаева С.В., Кобзарь С.Г. Развитие биоэнергетических технологий в Украине //Экотехнологии и ресурсосбережение. – 2002. –  №3. – С. 5 – 12.

      - Бюлетень законодавства і юридичної практики України. Екологічне законодавство України. –К.: Юрінком інтер., 2001. –  60 с.

      - Носач В.Г., Шройберг А.А., Скляренка Е.В. Об эффективности производства тепловой и электрической энергии из древесины //Промышленная теплотехника . – 2004. – №3. – С. 20 – 26.

      - Korpilahti A. Successful Development in the Production of Wood Fuel //Bioenergy. – 1996. – №2. – Р. 9 – 11.

      - А. Б. Добров, М. Грихов, Опыт энергетической утилизации  древесных отходов.  Машины и орудия для механизации лесозаготовок и лесного хозяйства. –  Л.: Книга, 1982. – 280 с.

      - Christiansen R. Combustion of Bio-fuels for the Production of Heat and Power // Proc. of the Europ. Seminar BIOWATT. Milan, Italy, 4 – 5 Oct., 1993. – Milan, 1993. – P. 531-556.

      - Obernberger I. Decentralized Biomass Combustion: State of the Art and Future Development //Biomass and Bionergy. – 1998. – Vol. 14 № 1.- P. 33 – 56.

      - Гелетуха Г.Г., Железная Т.А. Обзор технологий сжигания соломы с целью выработки тепла и электроэнергии //Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1998 – №6. – С. 25 – 30.

      - Гелетуха Г.Г., Марценюк З.А. Обзор технологий добычи и использования боигаза на свалках и полигонах твердых бытовых отходов и перспективы их развития в  Украине //Экотехнологии и ресурсосбережение. – 1998. –  №6. – С. 18 – 23.

      - Звіт про залишки і використання палива та паливно-мастильних матеріалів (форма №4-МТП) за 1998 р. – Державний Комітети Статистики України. – Київ,2000. – 95 с.

      - Гелетуха Г.Г., Железная Т.А.  Обзор современных технологий сжигания древесины  целю выработки тепла и электроэнергии. Часть 1 // Экотехнология и ресурсосбережение. – 1998.- №5. – С.3 – 12.

      - Гелетуха Г.Г., Железная Т.А.  Обзор современных технологий сжигания древесины  целю выработки тепла и электроэнергии. Часть 2 // Экотехнология и ресурсосбережение. – 1998. –  №6. – С. 3 – 10

      - Мисак И.С. Паливні пристрої для спалювання низькосортних палив. –  Л.: Вища школа,  2002. – 140 с.

      - Равич Б.М. Комплексное использувание сыря и отходов. –  М.: Книга,   1988. – 288 с.

      - Юдасин Л.С.  Энергетика: проблемы и надежды. – М.: Книга,  1990. – 205 с.

      - Давыдов Л.Г.  Энергетика: пути развития и перспективы. –  М.: Наука, 1998. – 120 с.

      - Danfors B., Ledin S., Rosenqvist H. Short-Rotation Willow Coppice. Growers Manual. – Stockholm: SIAE, 1998.- 40 p.

      - П.А. Бехта.  Технологія деревинноволокнистих плит. –  Л.: Книга,  1997. – 136 с.

      - Об’єми деревних відходів придатних для використання як палива.// Журнал “Зелена енергетика”. – 2002р. – №2 (6).

      - М.Гребнюк Тирса – брикет – тепло. //Газета «Деревообробник». –  20.05.-02.06 2003 р. – №10 (76).

      - Білей П.В.  Теоретичні основи теплової обробки і сушки деревини (Монографія). –  Коломия: Вік, 2005. –  364 с.

      - Мило сире сульфатне марки “З” ТУ У 00278801.009-98.

      - Богданова Е.В. Выделение и сбор сульфатного мыла. –  М.: Книга, 1974. – 350 с.

      - Базин Е.Т. Торф - уникальное природное образование, его физико-хим. ценность и направления использования. – В кн.: Изучение последствий воздействия человека на природные комплексы. –  Калинин, 1983. –  С. 94-103.

      - Лебедев П.Д. Теплообменные, сушильные и холодильные установки. – М.: Энергия, 1972. –  320 c.

      - Сажин Б.С. Основы техники сушки. –  М.: Химия. 1984. –  320 с.

      - Воларович М.П., Чураев Н.В. Исследования свойств торфа и протекающих в нем процессов при помощи радиоактивных изотопов. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – 230 с.

      - Терентьева Л.А. Фриденберг Л.Л. Торфяные грязи и их применение в санаторно-куротном лечении. – М.: Профиз, 1985. –  80 с.

      - Шнур Ф., Коллинг Г. Химические вещества из угля. – М.: Химия, 1980. –  614 с.

      - Установка для формування паливних матеріалі. Деклараційний патент на винахід №21200  В30 В11/22 С10L 5/40 від 21.04.2006 Мальований М.С.,  Бать Р.Я.; опубл. 15.03.2007. – Бюл.№3.

      - С. Соуфера, О. Заборски Биомасса как источник энергии. – М.: Мир, 1985. – 368 с.

      - Коган В.Б., Волков А.Д. Процессы и аппараты целлюлозно-бумажного промышленности. –  М.: Мир, 1980. – 250 с.

      - Решетняк О. В., Українець А. М., Закордонський В. П., Яцишин М.М., Ковалишин Я.С. Лабораторні роботи з фізичної хімії. Термохімія. Фазова та хімічна рівновага. Будова речовини: Практикум для студентів хімічного факультету. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2005. – 210 с.

      - А.П.Грошев Технический анализ. Л.: Книга,  1983. – 250 с.

      - Саницький М.А, Шевчук Г.Я. Методичні вказівки до лабораторних робіт з курсу “Основи технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів”. –  Львів, 2001 р. – 20 с.

      - О.П. Калиновская, И.Ш. Тюктяев Водостойкие гранулированные комбикорма. –  М. Пищевая промышленность., 1975. – 220 с.

      - Утворення лісових відходів на Львівщині по ДЛГО “Львівліс”

      - Державний Комітет України “Сільське господарство України 2005 р” Київ 2006 р.

      - Лыков А.В.  Теория сушки. –  М. : Госэнергоиздат, 1950. – 416 с.

      - Лыков А.В.  Теория сушки. –  М.: Энергия, 1968. – 472 с.

      - А.Ф. Чижский  Сушка керамических материалов и изделий. – М.: Энергия,  1971. –  175 с.

      - В.А. Филиппов  Технология сушки и термоаэроклассификации углей. –  М.: Недра, 1987. –  287с.

      - Кіндзекра Д. П. Сушіння паливних матеріалів різнодисперсного складу у щільному шарі:  Дис. канд. техн.. наук. 05.17.0808 – процеси та обладнання хімічної технології. – Львів, 2003. –  136 с.

      - Гумницький Я.М., Бать Р.Я. Біопотенціал Львівської області // Вісн. нац. ун-ту “Львівська політехніка”. – 2005. – №536. – С. 220 – 222.

      - Мальований М.С., Бать Р.Я. Технологія створення біокомпозиції на основі відходів лісової та целюлозно-паперової промисловості // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету. – 2006. – Випуск 16.2. – С. 86 – 88.

      - Мальований М.С., Атаманюк В.М., Бать Р.Я.  Біокомпозиція на основі відходів деревини та натурального в’яжучого // Ринок інсталяції. – 2006.  11. – С. 40 – 41.

      - Мальований М.С., Атаманюк В.М., Бать Р.Я.  Відновлювальні джерела енергії. Оптимальний склад біокомпозиції // Хімічна промисловість України. – 2007. 2 (79). – С.61 – 64

      - Гумницький Я.М., Бать Р.Я. Створення біомасових композицій // Десята наукова конференція “Львівські хімічні читання-2005”, Львів, 25-27 травня, 2005 р. – С. д16.

      - Мальованый М.С., Атаманюк В.М.,  Бать Р.Я. Гранулирование топливных материалов // Перспектива развития химической переработки горючих ископаемых: Тези доповідей. – Санкт – Петербург, 12 – 15 сентября 2006 г. С.  223.

      - Мальованый М.С., Атаманюк В.М.,  Бать Р.Я. Гранулювання паливних матеріалів // Третья международная конференция “Энергия из биомассы”: Тези доповідей. – Київ, 18 – 20 вересня 2006 р.

      - Мальований М.С., Бать Р.Я. Створення палива на основі деревної стружки // Перший Всеукраїнський з’їзд екологів: Тези доповідей. – Вінниця, 4 – 7 жовтня 2006 р. С.  210.

      - Мальований М.С., Атаманюк В.М., Бать Р.Я. Влияние состава композиции на характеристики биотоплива на основании отходов переработки древесины //V международной конференции “Проблемы промышленной теплотехники”:  Тези доповідей. –  Киев 22 – 26 мая 2007 г. – С.286 – 288.

      - Мальований М.С., Бать Р.Я. Гранулювання паливних матеріалів /IV науково-технічна конференція “Поступ в нафтогазопереробній та нафтохімічній промисловості”: Тези доповідей. –  11 – 14 вересня 2007 р. м. Львів. – С. 340.

.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html