mДля заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Государственное высшее учебное заведение

«Приазовский государственный технический университет»

На правах рукописи

Чичкарев Евгений Анатольевич

УДК 669.18

РАЗВИТИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ, РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ

РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ВНЕПЕЧНОЙ

ОБРАБОТКИ КАЧЕСТВЕННОЙ СТАЛИ

05.16.02  - Металлургия чёрных и цветных металлов и специальных сплавов

Диссертация на соискание учёной степени

доктора технических наук

Научный консультант

Доктор технических наук, профессор

Троцан Анатолий Иванович

Мариуполь, 2013

2

СОДЕРЖАНИЕ

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Раздел 1 Современное состояние научных основ и технологии раскис

ления и внепечной обработки стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.1 Cовременные способы внепечной обработки жидкого металла . . 17

1.2 Совершенствование технологии раскисления и легирования спо

койных марок стали с использованием данных об активности

кислорода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

1.3 Особенности процессов раскисления и десульфурации жидкой

стали щелочноземельными элементами . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.3.1 Общая харакеристика растворов кальция и магния в

жидком железе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

1.3.2 Различные подходы к термодинамическому моделирова

нию систем, содержащих ЩЗМ . . . . . . . . . . . . . . . 24

1.4 Анализ рациональных условий модифицирования стали щелоч

ноземельными и редкоземельными элементами . . . . . . . . . . . 28

1.4.1 Формирование алюминатных включений при внепечной

обработке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

1.4.2 Влияние химического состава стали на формирование

неметаллических включений . . . . . . . . . . . . . . . . 31

1.4.3 Комплексное модифицирование стали ЩЗМ и РЗМ . . . 34

1.5 Особенности физикохимических и теплофизических процессов

при обработке стали ЩЗМ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

1.6 Коагуляция и удаление неметаллических включений в сталераз

ливочном ковше . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

3

1.7 Особенности выплавки и внепечной обработки низкокремнистых

марок стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4

1.8 Физическое и математическое моделирование гидродинамиче

ских процессов в разливочных ковшах различной емкости . . . . 47

1.8.1 Аналитические модели и теория размерностей для ис

следования барботажного перемешивания . . . . . . . . . 48

1.8.2 Математическое моделирование турбулентных потоков

в барботируемом ковше . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Раздел 2 Научные и технологические основы использования много

стадийных схем раскисления различных марок стали на выпуске из

сталеплавильного агрегата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.1 Технология выплавки стали при проведении промышленных экс

периментов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

2.2 Исследование активности кислорода в металле при выплавке

стали в кислородных конвертерах . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

2.3 Разработка рациональной технологии раскисления конвертерной

стали алюминием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4

2.4 Методика определения концентрации раскислителей по вели

чине активности растворённого кислорода . . . . . . . . . . . . . 69

2.5 Исследования технологии выплавки низкокремнистых марок

стали с вакуумным обезуглероживанием . . . . . . . . . . . . . . 73

2.6 Совершенствование технологии предварительного раскисления

стали на выпуске из конвертера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.6.1 Расчёт равновесной активности кислорода при раскис

лении марганцем и кремнием . . . . . . . . . . . . . . . . 81

2.6.2 Влияние условий комплексного раскисления на усвое

ние алюминия при раскислении стали на выпуске из кон

вертера . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

4

2.6.3 Влияние условий науглероживания конвертерной стали

на усвоение алюминия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

2.6.4 Промышленное опробование рекомендаций по нормиро

ванию расхода алюминия при выплавке различных марок

стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

2.7 Анализ результатов внедрения технологии многостадийного рас

кисления с оценкой расхода алюминия по величине активности

растворённого кислорода . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Раздел 3 Анализ концентрационной зависимости коэффициентов ак

тивности при комплексном раскислении и десульфурации стали ще

лочноземельными элементами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3.1 Анализ растворимости щелочноземельных элементов в железо

углеродистых расплавах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

3.2 Исследование кривых раскисления расплавов на основе железа

щёлочноземельными элементами . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.2.1 Подход с использованием полиномов РедлихаКистера . 102

3.2.2 Подход с использованием модели ассоциированных рас

творов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 4

3.2.3 Подход с использованием дробнорациональной аппрок

симации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

3.3 Термодинамический анализ процесса десульфурации железоуг

леродистых расплавов щелочноземельными элементами . . . . . 116

Раздел 4 Процессы раскиления и удаления неметаллических включе

ний при внепечной обработке в сталеразливочном ковше . . . . . . 122

4.1 Методики исследование загрязненности литого металла и гото

вого проката неметаллическими включениями . . . . . . . . . . . 123

5

4.2 Моделирование процессов флотации неметаллических включе

ний при продувке расплава инертным газом . . . . . . . . . . . . 128

4.3 Коагуляция и удаление неметаллических включений в условиях

струйного перемешивания при выпуске из сталеплавильного аг

регата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

4.3.1 Оценка средней скорости диссипации кинетической

энергии при выпуске расплава в ковш . . . . . . . . . . . 134

4.3.2 Сравнение условий удаления неметаллических включе

ний при струйном и барботажном перемешивании . . . . 136

4.4 Изменение распределения неметаллических включений по раз

мерам в процессе выпуска и внепечной обработки плавки . . . . . 138

4.5 Результаты промышленного эксперимента по совершенствова

нию рафинирования стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Раздел 5 Разработка рациональной технологии управления химиче

ским и фазовым составом неметаллических включений при обработ

ке стали щелочноземельными элементами . . . . . . . . . . . . . . . 156

5.1 Термодинамический анализ модифицирования неметаллических

включений щелочноземельными элементами . . . . . . . . . . . . 156

5.2 Анализ результатов промышленных экспериментов по выплавке

штрипсовых марок стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

5.3 Внепечная обработка кислородноконвертерной рельсовой стали 179

5.4 Экспериментальное исследование процессов рафинирования

стали при обработке высокоактивными реагентами . . . . . . . . 184

5.4.1 Изменение общего содержания кислорода в стали . . . . 184

5.4.2 Оценка основных параметров, влияющих на степень

усвоения и использования кальция . . . . . . . . . . . . . 186

5.4.3 Анализ условий десульфурации стали и модифицирова

ния неметаллических включений . . . . . . . . . . . . . . 193

6

5.5 Использование обработки кальцием для модифицирования неме

таллических включений магнезиальной шпинели . . . . . . . . . . 196

5.5.1 Физикохимические основы модифицирования шпинели . 196

5.5.2 Модифицирование оксидных включений порошковой

проволокой с комплексным наполнителем . . . . . . . . . 200

Раздел 6 Исследование и разработка технологии внепечной обработки

конвертерной стали различных марок . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

6.1 Раскисление и десульфурации стали в процессе выпуска . . . . . 203

6.2 Моделирование массообмена при обработке твердой шлакооб

разующей смесью . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

6.3 Расчёт равновесного распределения серы между металлом и

шлаком . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

6.4 Разработка технологии внепечной обработки марок стали с ис

пользованием агрегата ковшпечь . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

6.4.1 Особенности внепечной обработки низкокремнистых

марок стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222

6.4.2 Кинетика десульфурации различных марок стали на

установке ковшпечь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

Раздел 7 Исследование и анализ рациональных условий обработки

железоуглеродистых расплавов щелочноземельными элементами . 241

7.1 Анализ механизма массообмена при обработке железоуглероди

стых расплавов щелочноземельными элементами . . . . . . . . . 241

7.2 Исследование процессов перемешивания в ковше при обработке

стали щелочноземельными элементами . . . . . . . . . . . . . . . 252

7.2.1 Экспериментальная установка для моделирования про

цессов барботажного перемешивания . . . . . . . . . . . 252

7

7.2.2 Оценка средней скорости циркуляционных потоков и

кратности циркуляции в модели ковша . . . . . . . . . . 254

7.2.3 Исследование процессов перемешивания методом им

пульсного ввода индикатора . . . . . . . . . . . . . . . . 260

7.2.4 Распределение примесей в объёме ковша в условиях бар

ботажного перемешивания . . . . . . . . . . . . . . . . . 263

7.2.5 Анализ условий обработки жидкой стали магнийсодер

жащими материалами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

7.3 Основные уравнения математической модели плавления порош

ковой проволоки в жидкой стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

7.4 Теплофизические свойства наполнителя порошковых проволок с

кальцием . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273

7.5 Гидродинамические процессы в ковше и интенсивность тепло

обмена порошковой проволоки со сталью . . . . . . . . . . . . . . 275

7.6 Траектория порошковой проволоки . . . . . . . . . . . . . . . . 277

7.7 Барботажное перемешивание и массообмен при обработке стали

порошковой проволокой с силикокальцием . . . . . . . . . . . . . 282

ВЫВОДЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ . . . . . . . . . . . . 292

ПРИЛОЖЕНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Приложение А . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339

Приложение Б . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

Приложение В . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Приложение Г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 4

8

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы

Рост требований к качеству металлопродукции, особенно к ответственным

изделиям с необходимой повышенной надежностью в эксплуатации, обусловли

вает необходимость поиска новых технологических решений, позволяющих про

изводить металл с более высокими свойствами.

Одним из существенных факторов, определяющих уровень свойств стали,

являются неметаллические включения (НВ), представленные в большинстве сво

ем оксидами или оксисульфидами. В зависимости от требований к качеству ме

талла, существенное влияние на него может оказывать содержание в металле НВ

различных размерных групп, при этом рациональные условия раскисления и ра

финирования от НВ стали различных марок требуют дальнейшего изучения.

Другим важным фактором, определяющим качество проката, является

остаточное содержание в металле вредных примесей, в первую очередь серы.

Как для десульфурации металла, так и для регулирования состава и формы

НВ широко применяется обработка щелочноземельными элементами (кальцием,

магнием, иногда барием). Несмотря на ряд термодинамических исследований

комплексного раскисления стали алюминием и щелочноземельными металлами

(ЩЗМ), выполненных в странах СНГ и за рубежом, многие аспекты термодина

мического описания многокомпонентной системы FeAlSiOЩЗМS остаются

дискуссионными, а разработка технологии выплавки стали с жёсткими требова

ниями по уровню загрязненности неметаллическими включениями требует до

полнительных исследований.

Существенное влияние на процессы модифицирования и десульфурации

оказывают процессы тепло и массообмена в ковше, интенсивность которых

сильно зависит от технологии обработки расплава ЩЗМ. Для оптимизации режи

мов ввода сплавов ЩЗМ в ковш широко применяются методы математического

9

моделирования. Однако при этом учитываются преимущественно тепловые и от

части гидродинамические процессы в ковше. В то же время, значительную роль в

процессах взаимодействия ЩЗМ с жидким расплавом играют реакции на грани

це раздела металла с пузырями паров, в которых участвуют растворенные в чу

гуне сера и кислород. Тем не менее, известны лишь единичные количественные

оценки кинетики процессов массообмена в ковше в условиях обработки железо

углеродистых расплавов ЩЗМ.

Таким образом, разработка комплексной технологии раскисления и вне

печной обработки стали, обеспечивающей экономию раскислителей и улучше

ние качества металлопродукции, является актуальной научнотехнической про

блемой, разрешение которой требует проведения дальнейших исследований фи

зикохимических и теплофизических процессов, протекающих в ходе раскисле

ния и десульфурации железоуглеродистых расплавов.

Связь работы с научными программами, планами, темами

Материалы диссертационной работы представляют собой обобщение науч

ных результатов, полученных автором за период с 1999 по 2012 г. при выпол

нении научноисследовательских работ в соответствии с планами НИР При

азовского государственного технического университета (ПГТУ), и отвечают

Общегосударственной целевой программе развития промышленности Украи

ны до 2017 г. Автор был руководителем или ответственным исполнителем ря

да хоздоговорных научноисследовательских работ (номера государственной

регистрации госбюджетных работ: 0105U005708, 0106U006215, 0107U003825,

0108U003717, 0108U003722), которые были базовыми для подготовки и представ

ления диссертационной работы.

Цель и задачи исследования

Цель работы  теоретическое обобщение, экспериментальное исследование

и разработка комплексной технологии раскисления и внепечной обработки ста

ли, обеспечивающей экономию раскислителей и улучшение качества металло

продукции.

10

При этом были поставлены и решены следующие задачи:

1. Обобщение данных о термодинамических моделях растворов применительно

к реакциям раскисления и десульфурации железоуглеродистых расплавов ще

лочноземельными металлами и алюминием.

2. Исследование, анализ и разработка рациональных режимов многостадийного

и вакуумуглеродного раскисления стали различных марок, которые обеспечи

вают получение проката высокого качества, а также улучшение техникоэконо

мических показателей технологии производства.

3. Выявление особенностей коагуляции и удаления неметаллических включений

при внепечной обработке в крупнотоннажном сталеразливочном ковше, обосно

вание рациональных условий внепечной обработки стали, обеспечивающих сни

жение уровня загрязненности металлопродукции оксидными неметаллическими

включениями.

4. Исследование особенностей и способов контроля трансформации и формиро

вания неметаллических включений в ходе внепечной обработки щелочноземель

ными элементами и непрерывной разливки стали, раскисленной алюминием.

5. Выявление особенностей термодинамики и кинетики процессов внепечной де

сульфурации стали в крупнотоннажных ковшах шлаковыми смесями различного

состава на выпуске из сталеплавильного агрегата.

6. Исследование процессов перемешивания, тепло и массообмена применитель

но к условиям обработки железоуглеродистых расплавов щелочноземельными

элементами в крупнотоннажных ковшах.

7. Промышленное опробование и внедрение комплексной технологии раскисле

ния и внепечной обработки стали различных марок, обеспечивающей улучше

ние техникоэкономических показателей производства стали и качества готово

го проката.

Объект исследования  процессы производства качественной конвертер

ной стали с внепечной обработкой.

Предмет исследования  физикохимические, теплофизические и гид

11

родинамические закономерности, технологические решения, касающиеся ком

плексного и вакуумуглеродного раскисления, модифицирования и рафиниро

вания стали с использованием щелочноземельных элементов.

Методика исследований в представленной работе основана на системном

подходе, при этом использовались основные положения теория подобия, тео

рия тепло и массообмена, т еория металлургических процессов. Эксперимен

тальные исследования в производственных условиях проводились на различном

оборудовании (160т и 350т конверторы, с талеразливочные ковши, установка

ковшпечь, камерный вакууматор). Химический анализ образцов стали, шлаков

на различных стадиях производства, измерения активности кислорода, металло

графические исследования и определение механических свойств образцов про

ката проводились по апробированым методикам. Определение характеристик

неметаллических включений проводились с использованием оптической и раст

ровой электронной микроскопии, микрорентгеноструктурного анализа. Для ис

следования физикохимических, теплофизических, гидродинамических процес

сов использовались методы физического и математического моделирования при

помощи специально разработанного программного обеспечения с использовани

ем численных методов. Обработка данных массивов промышленных плавок про

водилась с использованием методов математической статистики.

Научная новизна полученных результатов

1. Получили дальнейшее развитие представления о термодинамическом описа

нии равновесий комплексного раскисления и десульфурации железоуглероди

стых расплавов ЩЗМ и алюминием с использованием моделей ассоциирован

ных растворов и дробнорациональной аппроксимации коэффициентов активно

сти, что дало возможность прогнозировать удельный расход ЩЗМ, необходимый

для снижения балла загрязненности оксидными НВ и улучшения механических

свойств готового проката за счет формирования неметаллических включений

оптимального состава.

2. Впервые установлена связь массовой доли углерода в жидкой стали и размаха

12

варьирования активности растворенного в стали кислорода по завершении про

дувки в конвертере, что позволило разработать рациональные многоступенчатые

схемы раскисления, легирования и корректировки химического состава стали

различных марок с учетом взаимозависимости степени усвоения вводимых эле

ментов, а для низкокремнистой стали  с использованием вакуумуглеродного

раскисления.

3. На основе комплексного анализа закономерностей межфазного рас

пределения химических элементов в системе металлшлак и полученно

го эмпирического уравнения для расчета активности кремнезема в шлаках

C aO   M gO   Al2 O 3   S iO 2 установлено, что повышение степени десульфу

рации и снижение степени восстановления кремния при внепечной обработке

низкокремнистых марок стали достигается при использовании высокооснов

ных шлаков с массовой долей MgO в шлаке не менее 6% масс. и оптической

основностью не менее 0,78.

4. На основании исследования условий коагуляции и удаления неметаллических

включений при внепечной обработке стали предложена и подтверждена резуль

татами математического моделирования и промышленного эксперимента схема

внепечной обработки конвертерной стали с переменной интенсивностью пере

мешивания и завершающей обработкой ЩЗМ, которая обеспечивает снижение

общего содержания кислорода в стали и формирование жидких или двухфазных

оксидних неметаллических включений без сульфидной оболочки.

5. Впервые установлены условия снижения загрязненности проката из штрип

совых марок стали оксидными неметаллическими включениями по ГОСТ 1778

или ASTM E45 при обработке кальцием, что позволило существенно уменьшить

балл загрязненности проката при условии формирования включений оптималь

ного состава, который соответствует показателю 0;7 <

[C a ]общ

[ O ]общ

< 1;0, при вы

полнении условий 1;0 <

[C a ] общ

[S ]

< 1 ;8 и 30[ S ]   0;02 <

[C a ] общ

[ Al ]

< 30[ S ] + 0;02,

[S]<0 ;004% .

13

6. Научно обоснована и экспериментально подтверждена эффективность двух

стадийной обработки штрипсовой и рельсовой стали кальцием или комплексны

ми модификаторами с определением удельного расхода модификатора на пер

вой стадии в зависимости от химического состава стали и корректирующей об

работкой на второй стадии с определением удельного расхода модификатора по

величине активности растворенного кислорода.

7. На основании термодинамического расчета и промышленного эксперимен

та показана целесообразность комплексной обработки стали кальцием и магни

ем, которая обеспечивает снижение балла загрязненности проката оксидными

неметаллическими включениями за счет формирования жидких или двухфазных

неметаллических включений состава C aO   M gO   Al 2 O 3 при выполнении усло

вий

[C a ]общ

[ O ]общ

> 0;6 и [ M g ] общ = 1 :::5 ppm.

8. Получили дальнейшее развитие представления об условиях барботажного пе

ремешивания в сталеразливочных ковшах. Впервые получены аналитические вы

ражения для среднего циркуляционного потока, возникающего при обработке

стали щелочноземельными элементами. На основании расчетов и промышлен

ного эксперимента установлено, что при использовании порошковой проволоки

с комплексным наполнителем, который содержит кальций и магний, массовая

доля магния в нем не должна превышать 56%, а скорость подачи проволоки

ограничивается возможностью возникновения пироэффекта и выбросов содер

жимого ковша.

Практическое значение полученных результатов

Разработана и внедрена технология регулирования окисленности металла

при выпуске из сталеплавильного агрегата, которая позволила обеспечить эко

номию ферросплавов и алюминия при выплавке углеродистых и низколегирован

ных марок стали.

Разработана и внедрена в условиях ПАО "ММК им. Ильича" технология

раскисления на выпуске из сталеплавильного агрегата, обеспечивающая регули

рование массовой доли алюминия в стали различных марок перед началом вне

14

печной обработки в пределах 0,030,0 4 % с использованием данных об окислен

ности металла.

На основании математического моделирования плавления порошковой про

волоки и массообмена в ковшах различной емкости разработаны рациональные

режимы обработки стали порошковыми проволоками с Ca или CaMgсодержа

щим наполнителем, обеспечивающие стабилизацию усвоения и снижение расхо

да ЩЗМ. Разработана и внедрена в условиях ПАО "МК "Азовсталь" технология

внепечной обработки рельсовой стали с контролем активности растворённого

кислорода и обработкой кальцием в одну или две стадии.

Разработаны и внедрены варианты технологии внепечной обработки ка

чественных марок стали, позволившие снизить уровень загрязненности прока

та оксидными неметаллическими включениями на 1,01,5 балла при оценке по

ГОСТ 1778 или ASTM A46, с промежуточным контролем активности растворён

ного кислорода.

Разработана и опробована в промышленных условиях технология выплав

ки низкокремнистой стали с вакуумуглеродным раскислением, обеспечивающая

предотвращение формирования поверхностных дефектов, связанных с оксидны

ми неметаллическими включениями, при прокатке в тонкий лист. Опробованы и

внедрены требования к шлаковому режиму внепечной обработки низкокремни

стой стали.

Разработана и опробована в промышленных условиях технология выплавки

штрипсовых марок стали с массовой долей кремния до 0,05%, обеспечивающая

экономию алюминия за счет вакуумирования частично раскисленного металла.

Предложен способ расчёта сульфидной емкости оксиднофториднх шлаков,

формирующихся при обработке стали твердыми шлакообразующими смесями

состава C aO   C a F 2 , который использован для уточнения оптимального соста

ва ковшевого шлака и величины достижимой при внепечной обработке степени

десульфурации металла.

Экономический эффект от внедрения рекомендаций по совершенствованию

15

технологии выплавки и внепечной обработки различных марок стали в условиях

ПАО "МК им. Ильича" и ПАО "МК "Азовсталь" составил 16678825 грн./год с

долей соискателя 25 %.

Личный вклад автора Диссертация является самостоятельной работой ав

тора, основанной на опубликованных научных результатах. Все теоретические и

экспериментальные исследования выполнены при личном участии автора или им

непосредственно. Автором сформулированы все основные положения и выводы.

Освоение и внедрение в производство предложенных технологических решений

осуществлялись при активном участии автора вместе с работниками соответ

ствующих предприятий. При подготовке публикаций с соавторами вклад соис

кателя был определяющим.

Апробация результатов диссертации Основное содержание диссертаци

онной работы докладывалось и обсуждалось на научнотехнической конферен

ции "Научное наследие академика И.П.Бардина"(к 125летию со дня рожде

ния)(Москва, ЦНИИЧермет, 2008); XI, XII и XIII Международных научных кон

ференциях "Современные проблемы электрометаллургии стали"(г. Челябинск,

2001, 200 4, 2007 г.г.); международном научнотехническом конгрессе "Процессы

плавки, обработки и разливки металлов: отливки, слитки, заготовки Киев, 2006;

международной научнотехнической конференции "Прогрессивные технологи в

металлургии стали: XXI век"(Донецк, сентябрь 200 4 г.); "Проблемы математиче

ского моделирования"(г.Днепродзержинск, 20062012); "Современные пробле

мы теории и практики производства качественной стали"(г.Мариуполь, 200 4);

"50 лет непрерывной разливке стали в Украине"(Донецк, 2010), "Инновационные

технологии внепечной обработки чугуна и стали"(Донецк, 2011), VIII Междуна

родном конгрессе сталеплавильщиков (г. Н.Тагил, 2008) и XII Международном

конгрессе сталеплавильщиков (г. Выкса, 2012).

Публикации Основное содержание работы отражено в 42 публикациях, в

том числе 2 книгах и 31 публикации в специализированных изданиях.

16

Структура и объем работы

Диссертация состоит из вступления, 7 разделов с выводами по каждому раз

делу, общих выводов, изложена на 342 страницах, включая 95 рисунков, 20 таб

лиц, список использованной литературы из 361 наименования и 4 приложений.

Диссертация представляет собой обобщение результатов, полученных авто

ром при выполнении научноисследовательских работ на металлургических ком

бинатах ПАО "МК "Азовсталь" и ПАО "ММК им. Ильича" в период с 1999 по

2012 г.г.

ВЫВОДЫ

На основе результатов экспериментальных и теоретических исследований

получено новое решение актуальной научнотехнической проблемы  разработ

ки комплекса ресурсосберегающих технологий внепечной обработки стали для

листового проката и рельсов, обеспечивающих повышение качества металлопро

дукции и улучшение техникоэкономических показателей производства металла

за счёт использования многостадийных схем раскисления и корректировки хи

мического состава стали различных марок, совершенствования режимов обра

ботки шлаковыми смесями и щелочноземельными элементами.

1. Получили дальнейшее развитие представления об описание равновесий ком

плексного раскисления и десульфурации железоуглеродистых расплавов ЩЗМ

и алюминием с использованием моделей ассоциированных растворов и дробно

рациональной аппроксимации коэффициентов активности, что дало возмож

ность прогнозировать удельный расход ЩЗМ, необходимый для улучшения ме

ханических свойств готового проката за счет снижения балла загрязненности ок

сидными НВ и формирования неметаллических включений оптимального соста

ва.

2. Впервые установлено существенное возрастание размаха варьирования актив

ности растворённого кислорода по мере уменьшения массовой доли углерода в

жидкой стали по завершении продувки кислородом в конвертере (от 50100 ppm

при [C]=0,100,12 % масс. до 400500 ppm при [C]=0,030,0 4 % масс.), что позво

лило обеспечить снижение расхода раскислителей на 510 % за счёт уточнения

прогноза расхода раскислителей по результатам измерения активности раство

ренного кислорода с учётом взаимного влияния присадок и использования мно

гостадийных схем раскисления.

3. Теоретически обосновано и экспериментально доказано при выплавке штрип

совых и низколегированных конструкционных марок стали снижение уровня за

289

грязненности металла оксидными НВ достигается за счёт снижения расхода алю

миния при доводке по химическом составу и сужения пределов варьирования

массовой доли кислоторастворимого алюминия после раскисления на выпус

ке из конвертора в пределах 0,030,0 4 %, что позволило снизить отсортировку

листового проката по дефектам, выявляемым при ультразвуковом контроле, на

610 % отн.

4. Теоретически обоснована и экспериментально доказана целесообразность ис

пользования при выплавке низкоуглеродистых бескремнистых марок стали схе

мы раскисления с предварительным науглероживанием и последующим вакуум

углеродным раскислением, которая обеспечивает предотвращения возникнове

ния поверхностных дефектов, связанных с включениями Al2 O 3 , и снижение рас

хода раскислителей и легирующих элементов на 1015 %.

5. Теоретически обоснована и подтверждена промышленным экспериментом

эффективность трехстадийной схемы внепечной обработки, включающей рас

кисление стали и коагуляцию мелких первичных НВ при интенсивном переме

шивании струей металла или инертным газом, последующее перемешивание уме

ренной интенсивности, обеспечивающее удаление продуктов коагуляции, и ре

зультирующую обработку ЩЗМ с формированием полностью или частично жид

ких оксидных включений при отсутствии на них сульфидной оболочки. Послед

нее достигается, если перед началом обработки кальцием массовая доля серы не

превышает 0,00 4%.

6. На основании найденных закономерностей модифицирования включений

Al2 O 3 ЩЗМ впервые сформулированы условия снижения загрязненности про

ката из штрипсовых марок стали оксидными неметаллическими включения

ми по ГОСТ 1778 или ASTM E45. Установлено, что минимальный балл за

грязнённости достигается при формировании включений оптимального со

става, соответствующего показателю 0;7 <

[C a ] общ

[ O] общ

< 1;0 , достижение ко

торого обеспечивается при выполнении условий 1 ;0 <

[C a ]общ

[ S ]

< 1 ;8 и

290

30[S ]   0;02 <

[C a ] общ

[ Al ]

< 30[ S ] + 0 ;02 при [S] µ 0;004% .

7. На основе комплексного анализа закономерностей межфазного распределе

ния химических элементов в системе металлшлак показана эффективность вне

печного рафинирования низкокремнистой конвертерной стали высокоосновны

ми магнийсодержащими шлаками. Установлено, что повышение степени десуль

фурации и снижение степени восстановления кремния при обработке низкоуг

леродистых низкокремнистых марок стали на установке ковшпечь достигается

при массовой доле MgO в шлаке не менее 6% масс. и его оптической основности

не менее 0,78.

8. На основе термодинамического анализа с использованием предложенной мо

дели для описания коэффициентов активности ЩЗМ и кислорода впервые обос

нованы условия двухстадийной обработки штрипсовой и рельсовой стали ЩЗМ

с промежуточным контролем активности растворённого кислорода, обеспечи

вающей снижение балла загрязнённости проката оксидными НВ и уменьшение

удельного расхода ЩЗМ на 1015 %. Показано, что на первой стадии удельный

расход кальция определяется в зависимости от химического состава стали, на

второй стадии удельный расход ЩЗМ и необходимость обработки определяется

по величине активности растворенного кислорода. Установлено, что при выплав

ке рельсовой стали вторая стадия обработки необходима, если активность рас

творённого в стали кислорода по завершении первой стадии превышает 10 ppm.

9. На основании термодинамического расчета и промышленного эксперимента

показана целесообразность комплексной обработки стали кальцием и магнием,

которая обеспечивает снижение балла загрязненности оксидными неметалличе

скими включениями за счет формирования жидких или двухфазных неметалли

ческих включений состава C aO   M gO   Al 2 O3 при условиях

[C a ] общ

[O ] общ

> 0;6 и

[ M g ] общ = 1 :::5 ppm.

10. На основании расчетов с использованием полученного аналитические выра

жения для среднего циркуляционного потока, возникающего при обработке ста

291

ли щелочноземельными элементами, и промышленного эксперимента установ

лено, что при использовании порошковой проволоки с комплексным наполните

лем, который содержит кальций и магний, массовая доля магния в нем не должна

превышать 56 %, а скорость подачи проволоки ограничивается возможностью

возникновения пироэффекта и нарушения сплошности слоя покровного шлака.

11. Внедрение комплексной технологии раскисления и ковшевого рафини

рования стали в конвертерных цехах ПАО "МК "Азовсталь" и ПАО "ММК

им. Ильича" обеспечило снижение удельного расхода чушкового алюми

ния на 67 %, алюминиевой катанки на 56 %, силикокальция на 1015 %,

а также снижение отсортировки листового проката по УЗК на 610 %.

Фактический экономический эффект от внедрения рекомендаций по совер

шенствованию технологии выплавки и внепечной обработки различных ма

рок стали в условиях ПАО "Металлургический комбинат "Азовсталь" и

ПАО "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" составил

16678825 грн./год с долей соискателя 25 %.

292

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Огурцов А.П. Непрерывное литье стали / А.П. Огурцов, А.В. Гресс. 

Днепропетровск: Системные технологии, 2002.  675 с.

2. Смирнов А.Н. Развитие конвертерного проиводства стали в мире /

А.Н. Смирнов // Прогрессивные технологии в металлургии стали: XXI век.

Труды международной научнотехнической конференции (31 октября  2

ноября 2006 г.).  Донецк: ДонНТУ, 2007.  С. 284 4.

3. 60 лет кислородноконвертерному процессу производства стали в России:

сборник статей / Под ред. Е.Х. Шахпазов.  М.: Интерконтакт Наука,

2006.  384 с.

4. Чернятевич А. Г. Вопросы совершенствования технологического маршрута

производства кислородноконвертерной стали / А. Г. Чернятевич //

Черметинформация. Бюллетень "Черная металлургия".  2011.  № 4.

 С. 5660.

5. Чернятевич А.Г. Новые разработки в направлении совершенствования

технологического маршрута производства кислородноконвертерной

стали / А.Г. Чернятевич // Металлургическая и горнорудная

промышленность.  2010.  № 7.  С. 3740.

6. Дюдкин Д.А. Производство стали. Том 1. Процессы выплавки, внепечной

обработки и непрерывной разливки. / Д.А. Дюдкин, В.В. Кисиленко.  М.:

Теплотехник, 2008.  528 с.

7. Шахпазов Е.Х. Проблемы современного материаловедения стали и сплавов

железа / Е.Х. Шахпазов, И.Г. Родионова, А.И. Зайцев // Деловая слава

России: межотраслевой альманах.  2008.  № 3.  С. 118121.

293

8. Современные направления развития ковшовой металлургии и проблема

неметаллических включений в стали / Е.Х. Шахпазов, А.И. Зайцев,

А.А. Немтинов [и др.] // Металлы.  2007.  № 1.  С. 313.

9. Дюдкин Д.А. Современная технология производства стали / Д.А. Дюдкин,

В.В. Кисиленко.  М.: Теплотехник, 2007.  528 с.

10. Гресс А. В. Опыт ресурсосберегающего способа раскисления стали

на УКДС / А. В. Гресс // Литье2010: Материалы VI Международной

научнопрактической конференции.  2010.  С. 120122.

11. Совершенствование комплексной технологии производства

непрерывнолитой трубной заготовки / В. В. Несвет, А. В. Гресс,

А. П. Огурцов [и др.] // Сталь.  2002.  № 4.  С. 4850.

12. Практическое использование активометров в сталеплавильной

промышленности: Обзор // Черные металлы.  1974.  № 23. 

С. 4750.

13. Er fahr ungen bei der Sauerstof fbestimimmg im ilussigen St ahl / F. Wallner,

P.M. Oberhauser, H. Flode, L. Weberberger // Berg. Und Huttenmann Monatsh.

 1979.  Vol. 124, No. 1.  Pp. 1220.

14. Использование кислородных зондов при производстве низколегированной

стали / В.Я. Лузгин, С.А. Близнюков, И.В. Куликов [и др.] // Сталь.  1987.

 № 3.  С. 2830.

15. Применение зондовактивометров при раскислении сталей для глубокой

вытяжки / Л. Фиге, X. Гердом, X.П. Кайзер [и др.] // Черные металлы. 

1984.  № 1.  С. 1014.

16. Кислородные зонды в сталеплавильном производстве / В.П. Лузгин,

294

И. В. Зинковский, В. В. Покидышев и др.  М.: Металлургия, 1989. 

14 4 с.

17. Явойский В.И. Окисленность стали и методы ее контроля / В.И. Явойский,

В.П. Лузгин, А.Ф. Вишкарев.  М.: Металлургия, 1970.  285 с.

18. Поволоцкий Д.Я. Производство легированной стали в конвертерах /

Д.Я. Поволоцкий, O.K. Токовой и др.  Челябинск: Металлургия, 1992.

 14 4 с.

19. Развитие и применение в металлургии электрохимической ячейки для

измерения низкого содержания кислорода в расплаве стали / П. Ниллес,

Ж. Дефе, О. Клоре, X. Суринес // Черные металлы.  1977.  № 18. 

С. 3540.

20. Stolte G. Secondar y Met allurgy: Fundament als, Processes and Applications /

G. Stolte.  Verlag St ahleisen GmbH: Dusseldor f, 2002.  146 pp.

21. Conejo A. N. Optimization of Aluminum Deoxidation Practice in t he Ladle

Fur nace / A. N. Conejo, D. E . Her nendez // Mater ials and Manufactur ing

Processes.  2006.  Vol. 21.  Pp. 796803.

22. Внепечная обработка конвертерной стали 08Ю с использованием

кислородных зондов / В.П. Лузгин, И. В. Зиньковский, А. М. Поживанов

[и др.] // Сталь.  1985.  № 9.  С. 2028.

23. Применение зондовактивометров при раскислении алюминием сталей для

глубокой вытяжки / Л. Фиге, X. Гердом, X.П. Кайзер [и др.] // Черные

металлы.  1984.  № 1.  С. 1014.

24. Nagat a K. New application of oxygen sensors to ironmaking and steelmaking in

Japan / K. Nagat a, K. Goto // Trans. Of Iron and Steel Inst. Of Japan.  1985.

 Vol. 85, No. 3.  Pp. 20 4212.

295

25. Ef fect of Temperature on Oxygen Activity dur ing Ladle Treatment /

Johan Bj orklund, Takahiro Miki, Margaret a Andersson, P ar J onsson // ISIJ

Inter national.  2008.  Vol. 48, No. 4.  Pp. 4384 45.

26. Olette М. Deter mination de loxygen dans les met aux liquides par force

electromotr ice / М. Olette, С. Gatellier // Circ. Infor techn. Cent. Doc. Sider.

 1975.  Vol. 32, No. 6.  Pp. 14671511.

27. Holappa H. Oxygen activity measurements in steel melts / H. Holappa,

K. Tahtinen, K. Terho // Proc. of t he 4t h Nordic High Temperature Symposium

NORTEMPS75. — Vol. 1. — 1975. — Pp. 47–73.

28. Controle de la mar phologie das inclusions dans les aciers desoxydes a

aluminium / C. Gatellier, A. Jacquement, J.M. Henr y, M. Olette // Circ.

Infor techn. Cent. Doc. Sider. — 1977. — Vol. 34, No. 2. — Pp. 393–411.

29. Назюта Л.Ю. К вопросу о равновесии между кислородом и углеродом

в конечном металле при выплавке низкоуглеродистых марок стали /

Л.Ю. Назюта, И.Н. Костыря, В.С. Денисенко // Бюллетень "Черная

металлургия".  2011.  № 10.  С. 2830.

30. Финн К. Контроль раскисления в изложнице малокремнистой стали с

помощью зонда / К. Финн, Г.М. Лоисзик // Экспрессинформация. Черная

металлургия.  1974.  № 21.  С. 2829.

31. Conejo A. N. Optimization of Aluminum Deoxidation Practice in t he Ladle

Fur nace / A. N. Conejo, D. E . Her nendez // Mater ials and Manufactur ing

Processes. — 2006. — Vol. 21. — P. 796–803.

32. Improvements in t he BOF Process at Algoma Steel Inc. / Sid Hilderley,

Lorenzo Greco, Egan Wong, K amal Ugahadpaga // Iron and steel technology.

— 2006. — No. 11. — Pp. 31–35.

296

33. А.С. 1353819 СССР. МКИ С21С 7/06. Способ раскисления

низкоуглеродистой полуспокойной стали / В .Н. Селиванов,

А.М. Столяров, И.П. Галибузов [и др.].  1987.

34. А.С. 1675345 СССР. МКИ С21С 5/52. Способ производства

низкоуглеродистой полуспокойной стали / В .Н. Селиванов,

А.М. Столяров, И.П. Галибузов [и др.].  1991.

35. Патент 2290 4 47 РФ. МКИ С21С 7/06. Способ производства стали /

Ю.Ф. Суханов, В.Н. Хребин, А.И. Дагман, В.И. Лебедев.  2006.

36. Туркдоган Е.Т. Металлургические последствия усвоения кальция жидкой

и затвердевшей сталью / Е.Т. Туркдоган // Обработка стали кальцием. 

Киев: ИЭС им. Е.С.Патона, 1989.  С. 194 4.

37. Тюрин А.Г. Раскислительная способность кальция и бария в жидком

железе / А.Г. Тюрин, Г.Г. Михайлов // Физикохимические исследования

металлургических процессов.  Свердловск: УПИ, 1979.  С. 6171.

38. Otot ani T. Deoxidation of liquid iron and its alloys by calcium cont aned in lime

cr ucibles / T. Otot ani et al. // Trans ISIJ.  1976.  No. 16.  Pp. 275282.

39. Kobayashi. On t he deoxidation of liquid iron wit h bubbles of argon  calcium gas

mixture / Kobayashi et al. // Trans. ISIJ.  1971.  No. 11.  Pp. 260269.

40. Мияшита И. Содержание кальция и кислорода в железе в процессе

раскисления кальцием / И. Мияшита, К. Нишикава, Х. Немото //

Взаимодействие газов с металлами.  М.:Наука, 1973.  С. 5059.

41. Куликов И.С. Раскисление металлов / И.С. Куликов.  М.: Металлургия,

1975.  505 с.

42. Куликов И.С. Раскисление железа щелочноземельными металлами /

И.С. Куликов // Изв. АН СССР. Металлы.  1985.  № 6.  С. 915.

297

43. Люпис К. Химическая термодинамика материалов / К. Люпис. 

М.:Металлургия, 1989.  503 с.

4 4. Григорян В.А. Теоретические основы электросталеплавильных процессов /

В.А. Григорян, Л.Н. Белянчиков, А.Я. Стомахин.  М.: Металлургия, 1987.

 270 с.

45. Аверин В.В. Параметры взаимодействия компонентов в сплавах и их связь

с химическим средством / В.В. Аверин // Изв. АН СССР. Металлы.  1987.

 № 3.  С. 1216.

46. Sanbongi K. Controlling Sulphate shape wit h vare ear t h or calcium duving t he

processing of molten steel / K. Sanbongi // Trans. ISIJ.  1979.  Vol. 19,

No. 1.  Pp. 3337.

47. Меллберг П.О. Свободная энергия взаимодействия между некоторыми

сильными раскислителями, особенно кальцием и кислородом в жидком

железе / П.О. Меллберг, С. Густавсон // Инжекционная металлургия80.

 1983.  С. 229238.

48. Takashi Kimura. Calcium deoxidation equilibr ium liquid iron / Kimura Takashi,

Suito Hideaki // Met. and Mater. Trans. B.  1994.  Vol. 25, No. 1. 

Pp. 33–42.

49. A discussion on t he mechanism of sulphide shape control wit h Ca addition /

T. Ohno, S. Tanaka, S. Mizoguchi et al. // Trans. ISIJ. — 1980. — Vol. 20,

No. 12. — P. b574.

50. Complex Deoxidation Equilibr ia of Molten Iron by Aluminum and Calcium /

Kenji Taguchi, Hideki OnoNakazato, Tateo Usui et al. // ISIJ Inter national. —

2005. — Vol. 45, No. 11. — Pp. 1572–1576.

51. Михайлов Г.Г. Раскислительная способность кальция и алюминия в

298

жидкой стали / Г.Г. Михайлов, А.Г. Тюрин // Изв. АН СССР. Металлы. 

1978.  № 5.  С. 1620.

52. Тюрин А.Г. Раскисления и десульфурация стали кальцием, марганцем и

алюминием / А.Г. Тюрин, Г.Г. Михайлов // Изв. АН СССР. Металлы. 

1984.  № 4.  С. 1015.

53. Тюрин А.Г. Термодинамические способности рафинирования стали при

продувке порошками силикокальция / А.Г. Тюрин, Г.Г. Михайлов // Изв.

АН СССР. Металлы.  1991.  № 1.  С. 2024.

54. Михайлов Г.Г. Термодинамические принципы оптимизации процессов

раскисления стали и модифицирования неметаллических включений:

Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора

технических наук / МИСиС.  М, 1986.  36 с.

55. Solubility of Calcium and Oxygen in Molten Iron Equilibrated wit h Slag

in CaO, Al2 O 3 or CaOst abilized Z r O 2 Cr ucible at 1873 K / Ichiro Seki,

K azuhiro Nagat a, Tetsuya Ashino, Jun Tanabe // ISIJ Inter national. — 2011.

— Vol. 51, No. 9. — Pp. 1369–1374.

56. Cost a e Silva A. Calcium and magnesium t her modynamics in steel and its

impacts on secondar y steelmaking: a comput ational t her modynamics approach /

A. Cost a e Silva // Rev. Met. — 2008. — Vol. 105, No. 4. — Pp. 181–193.

57. Turkdogan E. Possible failure of EMF oxygen sensor in liquid iron cont aining

dissolved calcium or magnesium / E. Turkdogan // Steel Research. — 1991. —

Vol. 62, No. 9. — Pp. 379–384.

58. Deoxidation Equilibr ia among Mg, Al and O in Liquid Iron in t he Presence

of MgOAl2O3 Spinel / WonGap Seo, WoongHee Han, JeongSik KIM,

JongJin Pak // ISIJ Inter national. — 2003. — Vol. 43, No. 2. — Pp. 201–208.

299

59. Критерии для равномерного распределения сульфидов РЗЭ при

кристаллизации больших слитков высокопрочной листовой стали /

А. Еджима, Т. Эми, К. Сузуки [и др.] // Процессы раскисления и

образования неметаллических включений в стали.  М.: Наука, 1977. 

С. 108126.

60. Jung InHo. Computer Applications of Ther modynamic Dat abases to Inclusion

Engineer ing / InHo Jung, S. Decterov, A.D. Pelton. // ISIJ Inter national. 

200 4.  Vol. 4 4, No. 3.  Pp. 527536.

61. К проблеме физикохимического прогнозирования типа неметаллических

включений. Комплексное раскисление стали алюминием и кальцием /

Е.Х. Шахпазов, А.И. Зайцев, Н.Г. Шапошников [и др.] // Металлы.  2006.

 № 2.  С. 313.

62. Hiller t M. A modiµed regular solution model for ter minal solutions /

M. Hiller t // Met allurgical Transactions A. — 1986. — Vol. 17a. —

Pp. 1878–1879.

63. Cost a e Silva A. Objectives and some limit ations in t he t her modynamic

descr iption of phases and systems using t he CALPHAD approach /

A. Cost a e Silva // Tecnologia em Met alurgia e Mater iais, Sao Paulo,

jan.mar.2007. — Vol. 3. — 2007. — Pp. 34–40.

6 4. Cost a e Silva A. Equilibr ium calculations in steelmaking using comput ational

t her modynamics / A. Cost a e Silva // Tecnologia em Met alurgia e Mater iais, Sao

Paulo, jul.sep.2006.  Vol. 3.  2006.  Pp. 4552.

65. Казачков Е.А. Оценка параметров взаимодействия для условий

раскисления жидкого железа алюминием и кальцием / Е.А. Казачков,

А.И. Троцан, Е.А. Чичкарев // Фундаментальные исследования

300

физикохимии металлических расплавов.  М.: Академкнига, 2002.

 С. 146161.

66. Концентрационная зависимость параметров взаимодействия в системе

FeCaO / Е.А. Чичкарев, Е.А. Казачков, А.И. Троцан, О.Е. Полозюк //

Теория и практика металлургии.  1998.  № 2.  С. 46.

67. Wakashi I. Параметры взаимодействия второго порядка произведения

растворимости кислорода и кальция в жидком железе / I. Wakashi,

T. Fumit ak a, S. Nobuo // Tэцутохаганэ.  1989.  Т. 75, № 11. 

С. 20182022.

68. Прецизионная обработка металлургических расплавов / Д.А. Дюдкин,

В.В. Кисиленко, И.А. Павлюченков, В.Ю. Болотов.  М.: Теплотехник,

2007.  424 с.

69. Кудрин В.А. Внепечная обработка чугуна и стали / В.А. Кудрин.  М.:

Металлургия, 1990.  336 с.

70. Жучков В.И. Технология ферросплавов со щелочноземельными

металлами / В.И. Жучков, С.В. Лукин.  М.:Металлургия, 1990. 

103 с.

71. Смирнов Н.А. Рафинирование стали продувкой порошками в печи и

ковше / Н.А. Смирнов, В.А. Кудрин.  М.: Металлургия, 1986.  168 с.

72. Straube H. Ein neues Reaktionmodell fur die Entschwefelung und Deoxidation

von St ahlschmelzen mit Erdkali / H. Straube // Berg und Huttenmann Monatsh.

 1983.  Vol. 128, No. 1.  Pp. 15.

73. Доменный чугун с шаровидным графитом для крупных отливок /

А.М Зборщик, В.А. Курганов, Ю.Б. Бычков и др.  М.: Машиностроение,

1995.  128 с.

301

74. Ицкович Г.М. Введение легирующих и модифицирующих добавок и

неметаллические включения в стали / Г.М. Ицкович // Итоги науки и

техники. Теория металлургических процессов.  Т. 6.  М.: ВИНИТИ

АН СССР, 1987.  С. 68168.

75. Зборщик А.М. Анализ термодмнамики и кинетики десульфурации чугуна

магнием / А.М. Зборщик // Сталь.  2001.  № 7.  С. 1720.

76. Вергун А.С. Механизм процесса десульфурации чугуна магнием /

А.С. Вергун // Металлургическая и горнорудная промышленность.  2000.

 № 3.  С. 57.

77. Чернятевич А.Г. Модель десульфурации чугуна вдуванием

диспергированного магния / А.Г. Чернятевич, Е.Н. Сигарев, К.И. Чубин //

Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.  2009. 

№ 2.  С. 6063.

78. Чернятевич А.Г. Особенности кинетики десульфурации чугуна вдуванием

диспергированного магния / А.Г. Чернятевич, Е.Н. Сигарев, К.И. Чубин //

Теория и практика металлургии.  2008.  № 1.  С. 38.

79. Гидрогазодинамика десульфурации чугуна диспергированным магнием с

использованием стационарных и вращающихся фурм / Е. Н. Сигарев,

А. Г. Чернятевич, К. И. Чубин, С. А. Зарандия // Металл и литье Украины.

 2012.  № 8.  С. 1722.

80. Лунёв В.В. Сера и фосфор в стали / В.В. Лунёв, В.В. Аверин. 

М.:Металлургия, 1988.  256 с.

81. Финкель В.М. Физика разрушения / В.М. Финкель.  М.:Металлургия,

1970.  376 с.

302

82. Малиночка Я.Н. Сульфиды в сталях и чугунах / Я.Н. Малиночка,

Г.З. Ковальчук.  М.:Металлургия, 1988.  24 4 с.

83. Гольдштейн Я.Е. Инокулирование железоуглеродистых расплавов /

Я.Е. Гольдштейн, В.Г. Мизин.  М.:Металлургия, 1993.  416 с.

84. Олетт М. Влияние добавок кальция, магния или РЗМ на чистоту стали /

М. Олетт, К. Гателье // Чистая сталь: Сб. науч. тр., пер. с англ.  М.:

Металлургия, 1987.  С. 128143.

85. Внепечная обработка расплава порошковыми проволоками / Д.А. Дюдкин,

С.Ю. Бать, С.Е. Гринберг и др.  Донецк: ЮгоВосток, 2002.  296 с.

86. Санбонги К. Регулирование формы сульфидов в стали с помощью

редкоземельных металлов или кальция / К. Санбонги // Тэцу то хаганэ. 

1978.  Т. 6 4, № 1.  С. 145154.

87. Хайда О. Оптимизация морфологического контроля сульфидов в

крупногабаритных слитках за счёт обработки расплавленной стали

кальцием и редкоземельными элементами / О. Хайда // Тэцу то хаганэ. 

1978.  Т. 6 4, № 10.  С. 4857.

88. Лунёв В.В. В лияние РЗМ на количество и природу неметаллических

включений с различным содержанием серы / В.В. Лунёв // Неметаллические

включения и газы в литейных сплавах: Тез. научнотехн. конф.Запорожье,

1976.  1976.  С. 8890.

89. Nadif M. Exper iment al deter mination of CaO and CaS solubilities in liquid

steel. Consequences for inclusion control by calcium / M. Nadif, C. Gatellier

et al. // J.Iron and Steel Inst. Jap.  1984.  Vol. 70, No. 12.  Pp. 192198.

90. Nadif M. In·uence dune addition de calcium on de magnesium. Sur

303

la solubilite de loxygene et du Soufre dans laciere liquide / M. Nadif,

C. Gatellier // Rev. Met.  1986.  Vol. 83, No. 5.  Pp. 7686.

91. Гателье С. Прогнозирование состава включений в обработанных кальцием

сталях / С. Гателье, Г. Гайе, М. Нади // Обработка стали кальцием:

сб.науч.тр.  Киев: ИЭС им. Е.О.Патона, 1989.  С. 7686.

92. Пеликани Ф. Основы обработки стали кальцием и состояние усвоенного ею

кальция / Ф. Пеликани, Б. Дюран, А. Гессье // Обработка стали кальцием:

сб.науч.тр.  Киев: ИЭС им. Е.О.Патона, 1989.  С. 136157.

93. М. М. Хасио. Влияние обработки жидкой стали кальцием на форму

неметаллических включений / М. Хасио М. [и др.] // Тэцу то хаганэ. 

1975.  Т. 61, № 12.  С. 509511.

94. Влияние ковшевой металлургии на содержание различных элементов в

стали / В. Крезен, М. Дебелак, П. Бракуй [и др.] // Inter national Conf.

Residnals and trace elements Iron and Steel 4t h.  Ljublana. 1986.  1986.

 С. 61–75.

95. Improvement of Cast ability and Quality of Continuously Cast Steel / D. Janke,

Z. Ma, P. Valentin et al. // ISIJ Inter national. — 2000. — Vol. 40, No. 1. —

Pp. 31–39.

96. Mineura Kiyoshi. Deoxidation and Desulfur ization of Pressur ized Liquid High

Nitrogen St ainless Steels wit h Calcium / Kiyoshi Mineura, Ichirou Takahashi,

Kouichi Tanaka // ISIJ Inter national. — 1990. — Vol. 30, No. 3. — Pp. 192–198.

97. K at heen Larsen. Calcium modiµcation of oxide inclusions / Larsen K at heen,

R.J. Fr uehan // 73vd Steelmak Conf. Proc., Detroit Meet, March 2528, 1990.

— Vol. 3. — War rendale, 1990. — Pp. 497–506.

30 4

98. Larsen L. Calcium modiµcation of oxide inclusions / L. Larsen, R.J. Fr uehan //

Iron and Steelmaker. — 1990. — Vol. 17, No. 7. — Pp. 45–52.

99. Туркдоган Е.Т. Технологические усоверщенствования в инжекционной

металлургии и в процессах рафинирования металла в ковше в 80х годах /

Е.Т. Туркдоган // Инжекционная металлургия86:Труды конференции. 

М.:Металлургия, 1990.  С. 104 4.

100. K ay D.A.R. Thher modynamics of t he CaSO, MgSO and LaSO system

at high temperatires / D.A.R. K ay, R.V. Kumar // Met. Trans. B.  1985. 

Vol. 16, No. 14.  Pp. 287294.

101. Технические процессы в металлургии, улучшающие разливаемость стали

с повышенным содержанием серы / T. Bolender, J. Cappel, K. W unnenberg,

W. Pluschkel // Steel Res.  2001.  Т. 72, № 1112.  С. 477483.

102. О совместном влиянии кальция и серы на ударную вязкость стали /

А.Н. Казаков, В.И. Новик, H.A. Овчинников [и др.] // Изв. АН СССР.

Металлы.  1981.  № 2.  С. 198200.

103. Особенности технологии микролегирования стали кальцием в процессе

сифонной разливки / В.Ф. Ильяшенко, A.A. Казаков, Л.А. Дубовик [и др.] //

Разливка стали в изложницы: Тем. отр. сб. МЧМ СССР.  1984. 

С. 2024.

10 4. Брюннер М. Рафинирование стали в ковше / М. Брюннер, Г. Карлсон //

Чистая сталь: Сб. науч. тр., пер. с англ.  1987.  С. 188191.

105. Исследование основных дефектов структуры непрерывнолитых заготовок

ванадийсодержащей рельсовой стали / Л.К. Фёдоров, A.B. Куклев,

В.И. Ильин [и др.] // Электрометаллургия.  2000.  № 11.  С. 815.

106. Yashiyuki Tomit a. Влияние десульфурации и обработки кальцием на

305

морфологию включений в стали 0,4CCrMoNi. / Tomit a Yashiyuki // J.

Mater. Sci.  1994.  № 11.  С. 28732878.

107. Герберт X. Опыт работы по вдуванию порошкообразных материалов и

вводу проволоки в кислородноконвертерном цехе завода фирмы "Бритиш

стил"в Лекемби / X. Герберт, С. Джеймсон, Р. Нотмен // Ironmaking

and Steelmaking.  1987.  Т. 14.  С. 1016.  Пер. инта

"Черметинформация"N 16 439.

108. Опыт применения проволоки с наполнителем из силикокальция для

внепечной обработки стали / В. Карузо, А. Коперчини, А. Джиаконе

[и др.] // Черные металлы.  1984.  № 6.  С. 3945.

109. Влияние структуры и морфологии сульфидов на свойства трубной стали

09Г2ФБ, полученной контролируемой прокаткой / С.А. Голованенко,

П.М. Фонштейн, E.H. Жукова, Л.А. Пантелеева // Сталь.  1979.  № 12.

 С. 939942.

110. Снижение химической неоднородности крупных стальных слитков

модифицированием / Ю.Я. Скок, В.Е. Ключарёв, Ю.В. Соболев [и др.] //

Процессы разливки стали и формирования слитка: Tp.VIII науч. техн.

конф. / ИПЛ АН УССР.  1981.  С. 6772.

111. Голъдштейн Я.Е. Модифицирование и микролегирование чугуна и стали /

Я.Е. Голъдштейн, В.Т. Мизин.  М.:Металлургия, 1986.  272 с.

112. Голубцов В. А. Теория и практика введения добавок в сталь вне печи /

В. А. Голубцов.  Челябинск, 2006.  422 с.

113. Поволоцкий Д.Я. Внепечная обработка стали / Д.Я. Поволоцкий,

В.А. Кудрин, А.Ф. Вишкарев.  М.:МИСИС, 1995.  256 с.

114. Совершенствование технологии внепечной обработки чугуна и стали /

306

А.Ф. Каблуковский, С.И. Ябуров, А.Н. Никулин [и др.] // Сталь.  1994.

 № 9.  С. 1517.

115. Банненберг Н. Поведение проволоки с порошковым наполнителем в

процессе расплавления / Н. Банненберг, К. Харсте, О. Боде // Черные

металлы.  1992.  № 12.  С. 2533.

116. Майер Х. Применение техники ввода порошковой проволоки при

производстве стали и отливок / Х. Майер // Труды 2го конгресса

сталеплавильщиков; Липецк, 1215 окт. 1993.  1993.  С. 242243.

117. Ефимов В.А . Способы введения раскислителей и модификаторов в

жидкую сталь / В.А . Ефимов, Ю.Н. Скок // Черная металлургия: Бюл. инта

Черметинформация.  1985.  Т. 1.  С. 134.

118. Development of inclusion shape control of ultra low sulphur steel by Ca

treatment development of low sulphur steel production / I. Sugawara, T. Usui,

S. Miyahara et al. // Trans. Iron and Steel Inst. Jap.  1980.  Vol. 20, No. 12.

 P. b373.

119. Ebnet h G. Model comtpution on t he injection of alnminium wire into steel

melt / G. Ebnet h, A. Diener, W. Plushkell // Arch Eisenhut.  1978.  Vol. 49,

No. 12.  Pp. 563568.

120. Жучков В.И. Растворение ферросплавов в жидком металле / В.И. Жучков,

А.С. Носков, А.Л. Завьялов.  Свердловск, 1990.  110 с.

121. Вихлевщук В.А. Численное моделирование процесса усвоения добавок

порошковой проволоки и пруткового алюминия при внепечной обработке

стали / В.А. Вихлевщук, В.Ю. Болотов, И.А. Павлюченков // Труды 6

Конгресса сталеплавильщиков, Череповец, 1719 окт., 2000.  М.: ОАО

Черметинформация, 2001.  С. 375379.

307

122. Болотов В.Ю. Разработка рациональной теплотехнологии обработки

расплавов проволокой в сталеразливочном ковше: Автореф. дис... канд.

техн. наук: 05.14.06 / Д.:Нац. металлург. акад. Украины.  2001.  20 с.

123. An Improved Model of Cored Wire Injection in Steel Melts / Sarbendu Sanyal,

Sanjay Chandra, Suresh Kumar et al. // ISIJ Inter national.  200 4.  Vol. 4 4,

No. 7.  Pp. 11571166.

124. Исследование процесса плавления порошковой проволоки при вводе в

жидкую сталь / И.А. Павлюченков, В.А. Вихлевщук, В.И. Тимошпольский

[и др.] // Известия высших учебных заведений. Энергетика.  1992.  №

910.  С. 8792.

125. Панкратов Н.А. К вопросу о математическом моделировании процесса

плавления ферросплавов в ковше / Н.А. Панкратов, А.П. Огурцов,

Е.М. Кривко // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.

 1987.  № 9.  С. 2931.

126. Никулин А.Ю. Математическая модель процесса растворения порошковой

проволоки в жидкой стали при внепечной обработке в ковше /

А.Ю. Никулин, Д.Х. Девятов, И.Н. Алимова // Международ. конф. Черная

металлургия России и стран СНГ в 21 в.  Т. 3.  1994.  С. 6569.

127. Gutr ie R.I.L. Optimization Studies for aluminium wire feeding operations in

steelmaking ladles / R.I.L. Gutr ie // Ironmaking and Steelmaking.  1989. 

Vol. 15, No. 6.  P. 12.

128. Влияние гидродинамических и теплофизических процессов на параметры

обработки металлургических расплавов порошковыми проволоками /

Д.А. Дюдкин, В.П. Онищук, Ю.И. Бать [и др.] // Труды VI конгресса

сталеплавильщиков.  М.:АО Черметинформация, 1996.  С. 5657.

308

129. Применение силикокальциевой порошковой проволоки в фирме "Топи

индастриз/ К. Исихара, О. Суда, К. Мацубара [и др.] // Обработка стали

кальцием.  Киев: ИЭС им. Е.О.Патона, 1989.  С. 88107.

130. Робинсон Дж.В. Обработка в ковше введением проволоки из

металлического кальция, плакированного сталью / Дж.В. Робинсон //

Инжекционная металлургия83.  М.: Металлургия, 1986.  С. 365378.

131. Влияние ковшевого шлака на скорость перехода твердых присадок в

железоуглеродистый расплав / С.А. Крупенников, Ю.П.Филимонов,

А.Г. Кузьменко [и др.] // Известия высших учебных заведений. Черная

металлургия.  2000.  № 7.  С. 2630.

132. Schade I. Assimilation and recover y character istics of innovative cored wire

additions for Steelmaking / I. Schade, S.A. Argiropulos, A. McLean // Can. Met.

Quar t.  1991.  Vol. 30, No. 4.  Pp. 213225.

133. Использование математической модели для определения расхода

силикокальция при внепечной обработке стали порошковой проволокой /

В.В. Кисленко, С.Е. Гринберг, В.М. Титиевский [и др.] // Сталь.  1996.

 № 4.  С. 3233.

134. Середенко В.А. Оценка влияния теплофизических характеристик

металлодобавок на условия теплового взаимодействия с жидкой сталью /

В.А. Середенко // Процессы литья.  2008.  № 2.  С. 2028.

135. Середенко В.О. Умови розплавлення металодобавки пiд намороженою

оболонкою при обробцi рiдкої сталi / В.О. Середенко // Металознавство та

оброб. металiв .  2006.  № 2.  С. 1417.

136. Середенко В.А. Анализ процесса легирования стали жидкими

ферросплавами с применением магнитодинамического агрегата при

309

выпуске плавки в ковш / В.А. Середенко // Процессы литья.  200 4. 

№ 1.  С. 1021.

137. Середенко В.А. Инжекция в сталь жидкого алюминия из

магнитодинамического агрегата струей аргона / В.А. Середенко //

Процессы литья.  200 4.  № 2.  С. 2836.

138. Середенко В.А. Внедрение струй металлов в жидкометаллические среды с

меньшей температурой / В.А. Середенко, Е.В. Середенко // Процессы литья.

 2009.  № 4.  С. 5563.

139. Рашников В.Ф. Математическое моделирование взаимодействия

жидкой стали и порошковой проволоки с тугоплавкими реагентами /

В.Ф. Рашников, Б.А. Никифоров, А.Ю. Никулин // Прогрес. технол.

процессы в обраб. мет. давлением / Магнитог. гос. горнометаллург. акад.

 Магнитогорск, 1997.  С. 3234.

140. Болотов В.Ю. Комплексная задача движения, плавления и усвоения

проволоки при продувке металла в сталеразливочном ковше /

В.Ю. Болотов, С.Е. Самохвалов // Сбк научн. Трудов Днепродзержинского

гос. Техн. Унта.  1998.  С. 394 4.

141. Полозюк О.Е. Математическое моделирование и рациональные режимы

обработки металлургических расплавов порошковыми проволоками: дис.

. . . канд.техн.наук / ПГТУ.  Мариуполь, 1997.  20 с.

142. Zhang Lifeng. St ate of t he Ar t in Evaluation and Control of Steel Cleanliness /

Lifeng Zhang, Br ian G. Thomas // ISIJ Inter national.  2003.  Vol. 43, No. 3.

 Pp. 271291.

143. Паршиков А.Н. Трансформация неметаллических включений в стали для

металлокорда при обработке низкоосновным шлаком / А.Н. Паршиков,

С.А. Исаков, М.П. Гуляев // Сталь.  1998.  № 11.  С. 3133.

310

14 4. ЭльКаддах Н. Турбулентность и перемешивание в технологических

процессах ковшевой металлургии / Н. ЭльКаддах, Дж. Зекели //

Инжекционная металлургия83: Труды конференции.  М.:Металлургия,

1986.  С. 90105.

145. Tsubok ura J. In·uencing t he Ef fectiveness of Tundish Met allurgy /

J. Tsubok ura, I.D. Sommer ville, A. McLean // Ironmaking and steelmaking. 

1985.  No. 5.  Pp. 5862.

146. Металлургическая обработка металла при непрерывной разливке с целью

повышения степени чистоты / Р. Яух, Х. Якоби, Г. Литтершайдт [и др.] //

Черные металлы.  1990.  № 11.  С. 311.

147. Oht a Hiroki. Ef fect of Dissolved Oxigen and Size Distr ibution on Par ticle

Coarsening of Deoxidation Product / Hiroki Oht a, Hideaki Suito // ISIJ

Inter national.  2006.  Vol. 46, No. 1.  Pp. 4249.

148. Zhang Jian. Numer ical Modeling of Nucleation and Growt h of Inclusions

in Molten Steel Based on Mean Processing Parameters / Jian Zhang,

HaeGeon Lee // ISIJ Inter national.  200 4.  Vol. 4 4, No. 10. 

Pp. 16291638.

149. Кнюппель Г. Раскисление и вакуумная обработка стали / Г. Кнюппель. 

М.: Металлургия, 1984.  414 с.

150. Ефимов В.А. Технологии современной металлургии / В.А. Ефимов,

A.C. Эльдарханов.  М.:Новые технологии, 200 4.  784 с.

151. Sahai Yogeshwar. Tundish technology for clean steel production /

Yogeshwar Sahai, Toshihiko Emi.  World Scientiµc, 2007.  328 pp.

152. Комаров В.Ф. Разработка математической модели процесса инжекции газа

311

в расплав / В.Ф. Комаров // Вiсник Донецького нацiонального унiверситету.

 2009.  Т. 2.  С. 121124.

153. Лузгин В.П. Кислород и механизм его влияния на свойства стали /

В.П. Лузгин // Сталь.  1999.  № 10.  С. 2226.

154. Holappa L. On PhysicoChemical and Technical Limits in Clean Steel

Production / L. Holappa // Steel research inter national.  2010.  Vol. 81,

No. 10.  P. 869874.

155. Zhang Lifeng. St ate of t he Ar t in Evaluation and Control of Steel Cleanliness /

Lifeng Zhang, Br ian G. Thomas // ISIJ Inter national.  2003.  Vol. 43, No. 3.

 Pp. 271291.

156. Reduction of Slivers due to NonMet allic Inclusion in Continuous Casting /

V. Sanam, P.K. Patra, S. Siddabat hula et al. // Mater ials Science & Technology

2009. October 2529, 2009: Pittsburgh, PA.  AIST Steel Proper ties &

Applications Conference Proceedings, 2009.  Pp. 235246.

157. Обработка в ковше раскисленной алюминием стали AISI 1018 кальциевой

проволокой, армированной стальной оболочкой / С.Л. Чоу, Ф.С. Шир,

П.С. Янг [и др.] // Инжекционная металлургия86.  М.:Металлургия,

1990.  С. 362372.

158. Влияние неметаллических включений на свойства и коррозионную

стойкость низколегированных трубных сталей / А. В. Дуб, С. И. Марков,

Т. В. Морозова [и др.] // Проблемы черной металлургии и

материаловедения.  2009.  № 4.  С. 3642.

159. Obser vation of calcium aluminate inclusions at inter faces between Catreated,

Alkilled steels and slags / B. Coletti, B . Blanpain, S. Vantilt, S. Sr idhar //

Met allurgical and Mater ials Transactions B.  2003.  Vol. 34, No. 5. 

Pp. 533538.

312

160. Lei Hong. Mat hematical Model for Nucleation, Ostwald Ripening and Growt h

of Inclusion in Molten Steel / Hong Lei, Keiji Nakajima, JiCheng He // ISIJ

Inter national.  2010.  Vol. 50, No. 12.  P. 17351745.

161. Zhang Lifeng. Fundament als of inclusion removal from liquid steel by bubble

·ot ation / Lifeng Zhang, S. Taniguchi // Inter national Mater ials Reviews. 

2000.  Vol. 45, No. 2.  Pp. 5982.

162. Model Exper iment on Inclusion Removal by Bubble Flot ation Accompanied by

Par ticle Coagulation in Turbulent Flow / Hirot ada Arai, K atsutoshi Matsumoto,

Shin ichi Shimasaki, Shoji Taniguchi // ISIJ Inter national.  2009.  Vol. 49,

No. 7.  Pp. 965974.

163. Zhang Lifeng. Inclusion nucleation, g rowt h, and mixing dur ing steel

deoxidation: Continuous Casting Repor t N 200206 / Lifeng Zhang,

Br ian G. Thomas.  UIUC, March, 2002, Rev. Sept. 2003, 2002.  Pp. 119.

16 4. Kwon YouJong. A CFDbased Nucleationg rowt hremoval Model for

Inclusion Behavior in a Gasagit ated Ladle dur ing Molten Steel Deoxidation /

YouJong Kwon, Jian Zhang, HaeGeon Lee // ISIJ Inter national.  2008. 

Vol. 48, No. 7.  Pp. 891900.

165. For mation and Mor phology of Al2 O 3 Inclusions at t he Onset of Liquid Fe

Deoxidation by Al Addition / Mar ieAline Van Ende, Muxing Guo, Jor is Proost

et al. // ISIJ Inter national.  2011.  Vol. 51, No. 1.  Pp. 2734.

166. Nonmet allic inclusions in aluminium killed steels / R. Dekkers, B. Blanpain,

P. Wollants et al. // Ironmaking and Steelmaking.  2002.  Vol. 29, No. 6.

 Pp. 4374 4 4.

167. Патент 1235924 РФ. МКИ С21С 7/06. Способ производства стали /

В.В. Куликов, В.Н. Куликов, В.В. Кулаков [и др.].  1986.

313

168. Патент 2166550 РФ. МКИ C21C7/06 4. Способ производства

низкокремнистой стали / С.М. Чумаков, А.Ф. Каблуковский, С.И. Ябуров

[и др.].  2001.

169. Патент 2353667 РФ. МКИ С21С 7/00. Способ производства

низкокремнистой стали / А.Н. Луценко, И.Б. Бенедечук, С.Б. Ерошкин

[и др.].  2009.

170. Оптимизация технологии производства автолистовой стали 08Ю на базе

физикохимических принципов ковшовой обработки металла / А.И. Зайцев,

И.Г. Родионова, Н.А. Карамышева [и др.] // Металлург.  2007.  № 8. 

С. 5865.

171. Комплексное освоение технологии производства автолистовых IF сталей

в конвертерном производстве ОАО «Северсталь» / А.А. Степанов,

С.Д. Зинченко, А.М. Ломухин [и др.] // Черметинформация. Бюллетень

"Черная металлургия".  2005.  № 1.  С. 3942.

172. Освоение технологии производства стали IF с использованием ковшевого

вакууматора VDOB / С.В. Ефимов, С.Д. Зинченко, М.Ф. Филатов [и др.] //

Сталь.  200 4.  № 7.  С. 1820.

173. Бодяев Ю.А. Совершенствование вакуумирования низкоуглеродистой

стали в кислородноконвертерном цехе ОАО "Магнитогорский

металлургический комбинат": Автореф. дис. . . канд. техн. наук: 05.16.02 /

ГОУ ВПО "Магнитогорский государственный технический университет

им. Г.И. Носова".  2007.  20 с.

174. Патент 2392333 РФ. МКИ С21С 7/00. Способ производства

низкоуглеродистой стали / А.Я. Наконечный, В.Н. Урцев, Д.М. Хабибулин,

А.В. Шмаков.  2008.

314

175. Geldenhuis J.M.A. Minimization of calcium additions to low carbon steel

g rades / J.M.A. Geldenhuis, Р.С. Pistor ius // Ironmaking and Steelmaking. 

2000.  Vol. 27, No. 6.  Pp. 4 424 49.

176. Патент 2353665 РФ. МКИ С21С 7/00. Способ выплавки стали для

автолиста / Г.С. Сеничев, С.Н. Ушаков, Ю.А. Чайковский [и др.].  2006.

177. Поволоцкий Д.Я. Основы технологии производства стали /

Д.Я. Поволоцкий.  Челябинск: Издательство ЮУрГУ, 200 4. 

202 с.

178. Особенности десульфурации стали на установке ковшпечь в ОАО

ММК / Р.С. Тахаутдинов, А.М. Бигеев, А.Х. Валиахметов [и др.] //

Электрометаллургия.  2003.  № 7.  С. 3134.

179. Michalek K. Physical modelling of bat h homogenisation in argon stir red ladle /

K. Michalek , K. Gr yg, J. Moravka // Met allurgija.  2009.  Vol. 49, No. 4.

 Pp. 215218.

180. Transient Flow and Inclusion Removal in Gas Stir red Ladle dur ing Teeming

Process / T. Qu, M. Jiang, C. Liu, Y. Komizo // Steel Research Inter national. 

2010.  Vol. 81, No. 6.  Pp. 4344 45.

181. Satish D. Modeling of Mixing in Ladles Fitted wit h Dual Plugs / D. Satish,

D. Mazumdar, M. Madan // ISIJ Inter national.  2005.  Vol. 45, No. 5. 

Pp. 677685.

182. Szekely T. Mat hematical models of ·uid ·ow phenomena in tundish operation /

T. Szekely, Q. Trapaga // Metec Cong r 94 2nd Eur. Cont. Casting Conf and 6

t h Iht. Roll. Conf.  Vol. 1.  Dusseldor f, 1994.  June 2022.  Pp. 4045.

183. Mat hematical and physical modelling of 3D ·uid ·ow in a tundish wit h dam

315

and weir / S.M. Lee, Y.S. Koo, T. K ang et al. // Proc 6t h Int Iron and Steel Cong r.,

Nagoya, Oct. 2126, 1990.  Vol. 3.  1990.  Pp. 239245.

184. Еронько С.П. Физическое моделирование процессов внепечной обработки

и разливки стали / С.П. Еронько, С.В. Быковских.  К.: Техника, 1998. 

136 с.

185. Выбор оптимальной конфигурации сопла фурмы для продувки металла

в ковше / О.В. Дробышевский, A.B. Явойский, В.Г. Востриков,

А.Н. Резяпкин // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.

 1994.  № 1.  С. 2325.

186. Производство стали на агрегате ковшпечь / Д.А. Дюдкин, С.Ю. Бать,

С.Е. Гринберг, С.Н. Маринцев.  Донецк: ЮгоВосток, 2003.  300 с.

187. Яковлев В.В. Исследование процесса вдувания твердых частиц в

металлическую ванну / В.В. Яковлев, Л.Ш. Чан // Известия высших учебных

заведений. Черная металлургия.  1989.  № 9.  С. 36.

188. Geng Dianqiao. Optimization of mixing time in a ladle wit h dual plugs /

Dianqiao Geng, Hong Lei, Ji cheng He // I nter national Jour nal of Minerals,

Met allurgy, and Mater ials.  2010.  Vol. 17, No. 6.  Pp. 709714.

189. Mazumdarand D. Considerations Concer ning t he Numer ical Comput ation of

Mixing Times in Steelmaking Ladles / D. Mazumdarand, R.I.L. Gutr ie // ISIJ

Inter national.  1993.  Vol. 33, No. 4.  Pp. 513516.

190. Гресс А.В. Физическое моделирование гидродинамики металла в литейных

ковшах / А.В. Гресс, С.А. Стороженко // Перспективные технологии,

материалы и оборудование в литейном производстве: материалы III

международной научнотехнической конференции 1216 сентября 2011 г. /

Под ред. А.Н.Фесенко.  Краматорск : ДГМА, 2011.  С. 424 4.

316

191. Гресс А.В. Исследование гидродинамики металла в большегрузном

трапецеидальном промежуточном ковше МНЛЗ / А.В. Гресс, Л.С. Рудой //

Теория и практика металлургии.  2007.  № 45.  С. 1722.

192. Ebnet h G. Dimensional analysis of t he ver tical heterogeneous buoyant plume /

G. Ebnet h, W. Pluschkell // Steel Res.  1985.  Vol. 56.  P. 513518.

193. Охотский В.Б. Газо и гидродинамика продувки струями, несущими

дисперсную фазу / В.Б. Охотский // Известия высших учебных заведений.

Черная металлургия.  1995.  № 11.  С. 2124.

194. Варенцов А.А. Интегральная энергетическая модель турбулентного

перемешивания в технологических реакторах / А.А. Варенцов,

Е.А. Капустин // Металлургическая теплотехника.  2002.  № 7.

 С. 130137.

195. Охотский В.Б. Модель смешения при продувке стали в ковше /

В.Б. Охотский // Металлы.  2000.  № 4.  С. 36.

196. Сано М. Модель циркуляционного течения в расплавленном металле

для специального случая барботажа ванны и ее применение к процессам

инжектирования газа / М. Сано, К. Мори // Инжекционная металлургия83:

Труды конференции.  М.:Металлургия, 1986.  С. 124134.

197. Velocity and turbulence measurements in a cylindr ical bat h subject to centr ic

bottom gas injection / Manabu Iguchi, Tsuneo Kondoh, ZenIchiro Mor it a et al. //

Met allurgical and Mater ials Transactions B.  1995.  Vol. 26, No. 2. 

Pp. 241247.

198. Охотский В.Б. Структура зоны барботажа / В.Б. Охотский // Известия

высших учебных заведений. Черная металлургия.  2000.  № 7. 

С. 2225.

317

199. Охотский В.Б. Барботаж сталеплавильной ванны. Расчеты размеров

пузырей и некоторых параметров зоны барботажа при вдувании газа в

металл / В.Б. Охотский // Известия высших учебных заведений. Черная

металлургия.  1993.  № 2.  С. 1416.

200. Охотский В.Б. Барботаж сталеплавильной ванны. Процессы переноса. /

В.Б. Охотский // Известия высших учебных заведений. Черная

металлургия.  1993.  № 3.  С. 58.

201. Optimization Argoninjection Process Parameters for Ladle Treatment Steel /

Alexey Smir nov, Sergey Eronko, Igor Kovalenko, Rolf Giessen // EOSC.

European Oxygen Steelmaking Conference 2006.  No. 5.  2006. 

Pp. 272279.

202. In·uence of bottom stir r ing conditions on gasliquid reaction rate / N. Mar uok a,

F. Lazuardi, T. Maeyama, H. Nogami // Scanmet, 3rd Inter national Conference

on Process Development in Iron and Steelmaking, 811 Juny 2008 Lulea. 

2008.  Pp. 4 49458.

203. CastelloBranco Marco A. S. C. Largescale measurements of t he physical

character istics of round ver tical bubble plumes in liquid / Marco A.

S. C. CastelloBranco, Klaus Schwerdtfeger // Met allurgical and Mater ials

Transactions B.  1994.  Vol. 25, No. 3.  Pp. 359371.

20 4. Bubble Character istics in t he Buoyancy Region of a Ver tical Bubbling Jet /

Manabu Iguchi, Kent arou Nozawa, Hiroshi Tomida, Zen ichiro Mor it a // ISIJ

Inter national.  1992.  Vol. 32, No. 6.  Pp. 747754.

205. Iguchi Manabu. Molten woodsmet al ·ow in a cylindr ical bat h agit ated by cold

bottomgas injection / Manabu Iguchi, Hirohiko Tok unaga // Met allurgical and

Mater ials Transactions B.  2002.  Vol. 33, No. 5.  Pp. 695702.

318

206. Fluid Flow and Mixing Behavior in Gas Stir red Ladle wit h Submerged Lance /

KiSu Lee, WonOh Yang, YoungGeun Park , KyungWoo Yi // Met als and

mater ials.  2000.  Vol. 6, No. 5.  Pp. 461466.

207. Sheng DY. Study on steel/slag interaction in a gas stir r ing ladle by numer ical

simulation and physical modelling exper iment / DY Sheng // Clean Steel, 7t h

Inter national Conference on Clean Steel, Balatonfured, HU, 0 406 Juny 2007.

 2007.  Pp. 183192.

208. Mazumdar D. Dynamic similar ity considerations in gasstir red ladle systems /

D. Mazumdar // Met allurgical and Mater ials Transactions B.  1990. 

Vol. 21, No. 5.  Pp. 925928.

209. Kr ishnapisharody K. A Uniµed Approach to t he Fluid Dynamics of GasLiquid

Plumes in Ladle Met allurgy / K. Kr ishnapisharody, Gordon A. Irons // ISIJ

Inter national.  2010.  Vol. 50, No. 10.  Pp. 14131421.

210. Steinmetz E. Beitrag zu den Stroemungsverhaeltnissen in einer

Spuelsteinpfanne / E. Steinmetz, P.R. Scheller // St ahl und Eisen.  1987. 

No. 9.  Pp. 5765.

211. Кафаров В.В. Математическое моделирование основных процессов

химических производств / В.В. Кафаров, М.Б. Глебов.  М.: Высшая

школа, 1991.  400 с.

212. Sahai Y. Melt Flow Character isation in Continuous Casting Tundishes /

Y. Sahai, T. Emi // ISIJ Inter national.  1996.  Vol. 36, No. 6.  Pp. 667672.

213. Mazumdar D. The Physical and Mat hematical Modelling of Gas Stir red Ladle

Systems / D. Mazumdar, R.l.L. Gut hr ie // ISIJ Inter national.  1995.  Vol. 35,

No. 1.  Pp. 120.

214. Недопекин Ф.В. Моделирование гидродинамических и

319

тепломассообменных процессов в металлургических технологиях /

Ф.В. Недопекин, В.В. Белоусов // Вестник Удмуртского университета. 

2008.  № 1.  С. 188199.

215. Зекели Дж. Компьютерное конструирование (CADCAM метод)

промежуточного разливочного устройства / Дж. Зекели, Н. ЭльКадах //

Инжекционная металлургия83.  М.:Металлургия, 1990.  С. 134146.

216. Govindarajan S. Tat a Steel Fluid dinamics and heat transfer consideration in

Tat a Stells sixstrand billet caster / S. Govindarajan, R. Dutt a, A. Chater jee //

6t h Iht. Iron and Steel Conf., Nagoya, Oct. 2126, 1990.  Vol. 3.  Tokyo:

1990.  Pp. 197206.

217. Смирнов А.Н. Классификация режимов перемешивания стали в ковше

с использованием математического моделирования / А.Н. Смирнов,

И.Н. Салмаш, Е.В. Ошовская // Науковi працi ДонНТУ. Металургiя. 

2009.  Т. 11 (159).  С. 7386.

218. Совершенствование технологии раскисления и легирования конвертерной

стали с использованием данных об активности растворенного кислорода /

Е.А. Чичкарев, А.В. Стефанец, Г.Н. Филин [и др.] // Вiсник Приазов. держ.

техн. унту : зб. наук. праць.  Т. 19.  Марiуполь: ПДТУ, 2009. 

С. 5155.

219. Чичкарев Е.А. Совершенствование технологии раскисления стали с

использованием данных об активности растворённого кислорода /

Е.А. Чичкарев // Металлург.  2009.  № 10.  С. 4949.

220. Operating and Instr uction Manual Temperature, Oxygen and Carbon Measur ing

Unit. MultiLab III Celox.  Heraeus ElectroNite GmbH Ger many, 2007. 

111 pp.

320

221. Разработка рациональной технологии раскисления и внепечной обработки

низкокремнистой стали / Д.А. Лившиц, О.Б. Исаев, И.Н. Костыря [и др.] //

Электрометаллургия.  2011.  № 2.  С. 1315.

222. Атлас шлаков: Справ.изд.  М.:Металлургия, 1985.  208 с.

223. Исследование комплексного раскисления конвертерной и мартеновской

стали кремнием, марганцем и алюминием / А.В. Цюцюра, С.А. Коваль,

А.В. Стефанец [и др.] // Бюллетень "Черная металлургия".  2011.  №

1341.  С. 3134.

224. Использование углеродсодержащих материалов для предварительного

раскисления стали на выпуске из сталеплавильного агрегата /

О.А. Горпинич, А.В. Цюцюра, А.В. Стефанец [и др.] // Металлургическая и

горнорудная промышленность.  2010.  № 7.  С. 191194.

225. Sponseller D.L. Calcium solubility / D.L. Sponseller // Proc LowSuiphir Steel

Symp., Ann Arbor, Michigan, Oct.23, 1984.  Ann Arbor, Mich., 1984. 

Pp. 113126.

226. Kohler M. Solubility in FeCaX melts / M. Kohler, H. Engell, D. Janke // Steel

Res.  1985.  Vol. 56, No. 8.  Pp. 419423.

227. Магидсон И.А. Термодинамические параметры взаимодействия для

кальция в расплавах на основе железа / И.А. Магидсон // Известия высших

учебных заведений. Черная металлургия.  1988.  № 3.  С. 14.

228. Агеев Ю.А. О растворимости магния в жидком железе и некоторых

двойных сплавах на его основе / Ю.А. Агеев, С.А. Арчугов // Изв. АН СССР.

Металлы.  1984.  № 3.  С. 7880.

229. Кожевников Г.Н. Электротермия лигатур щелочноземельных металлов с

321

кремнием / Г.Н. Кожевников, В.П. Зайко, М.А. Рысс.  М.: Металлургия,

1978.  224 с.

230. Ляшенко Г.И. О растворимости магния в высококремнистом чугуне /

Г.И. Ляшенко, И.Г. Неижко, Л.А. Белинская // Новое в литейном

производстве.  Киев:ИПЛ АН УССР, 1981.  С. 121124.

231. Speer M.C. Dissolution and Desulphur ization Reactions of Magnesium Vapour

in Liquid Iron Alloys / M.C. Speer, N.A.D. Parlee // A.F.S. Cast Met al Research

Jour nal.  1972.  Vol. 8, No. 3.  Pp. 122128.

232. Диаграммы состояния двойных и многокомпонентных систем на основе

железа: Справ. изд. / О.А. Банных, А.Б. Будберг, С.П. Алисова и др. 

М.: Металлургия, 1986.  4 40 с.

233. Григорян Е.А. Физикохимические расчеты электросталеплавильных

процессов / Е.А. Григорян, А.Я. Стомахин, А.Г. Пономаренко. 

М.:Металлургия, 1989.  288 с.

234. Чичкарев Е.А. Расчет растворимости щелочноземельных металлов в

железоуглеродистых расплавах / Е.А. Чичкарев // Металлург.  2011. 

№ 4.  С. 5860.

235. Чичкарев Е.А. Расчет растворимости магния в железоуглеродистых

расплавах / Е.А. Чичкарев, И.А. Калистый, А.И. Троцан // Вестник

Приазовского гостехуниверситета: Сб. науч. тр.  Т. 6. 

Мариуполь:ПГТУ, 1998.  С. 3435.

236. Воронова Н.А. Десульфурация чугуна магнием / Н.А. Воронова.  М.:

Металлургия, 1980.  240 с.

237. Телицин И.А. Растворимость щелочноземельных элементов в

железоуглеродистых расплавах / И.А. Телицин // Физикохимические

322

свойства металлургических расплавов и кинетика обменных

взаимодействий на границе раздела фаз.Сб. науч.тр.  АН СССР,

УНЦ, 1987.  С. 5762.

238. Darken L.S. Ther modynamics of binar y met allic solutions / L.S. Darken //

Trans. Of Met all. Soc. AIME.  1967.  Vol. 239.  Pp. 9096.

239. Pelton A.D. A Modiµed Interaction Parameter For malism forNonDilute

Solutions / A.D. Pelton, C.W. Bale // Met allurgical Transactions A.  1986.

 Vol. 17A, No. 7.  Pp. 12111215.

240. Yonemoto Late Michinor i. Magnesium Deoxidation Equilibr ium of Molten

FeNi Alloy Expressed by Quadratic For malism and RedlichKister Type

Polynomial / Late Michinor i Yonemoto, Takahiro Miki, Mitsut ak a Hino // ISIJ

Inter national.  2008.  Vol. 48, No. 9.  Pp. 755759.

241. Miki T. Numer ical Analisis on Si deoxidation of Molten Fe, Ni, FeNi, FeCr,

FeCrNi, NiCu and NiCo alloys by Quadratic for malism / T. Miki, M. Hino //

ISIJ Inter national.  2005.  Vol. 45, No. 12.  Pp. 18481855.

242. Miki T. Numer ical Analysis on Si Deoxidation of Molten FeNi and NiCo

Alloys by Quadratic For malism / T. Miki, M. Hino // ISIJ Inter national.  200 4.

 Vol. 4 4, No. 11.  Pp. 18001809.

243. Deoxidation and Desulfur ization Equilibr ia of Liquid Iron by Calcium /

Kenji Taguchi, Hideki OnoNakazato, Daisuke Nakai et al. // ISIJ Inter national.

 2003.  Vol. 43, No. 11.  Pp. 17051709.

24 4. Oht a Hiroki. Calcium and Magnesium Deoxidation in FeNi and FeCr

Alloys Equilibrated wit h C aO   Al2 O 3 and C aO   Al2 O 3   M gO Slags /

Hiroki Oht a, Hideaki Suito // ISIJ Inter national.  2003.  Vol. 40, No. 9.

 Pp. 12931300.

323

245. Пригожин И. Химическая термодинамика / И. Пригожин, Р. Дефей. 

Новосибирск: Наука, 1966.  502 с.

246. Чичкарев Е.А. Оценка параметров взаимодействия при раскислени и и

десульфурации жидкого железа / Е.А. Чичкарев // Металлург.  2011. 

№ 1.  С. 5356.

247. Бейкер Дж. Аппроксимация Паде / Дж. Бейкер, П. ГрейвсМоррис.  М.:

Мир, 1986.  502 с.

248. Jung InHo. A Ther modynamic Model for Deoxidation Equilibr ia in Steel /

InHo Jung, S.A. Decterov, A.D. Pelton // Met allurgical and Mater ials

Transactions B.  200 4.  Vol. 35B.  Pp. 493507.

249. The CalciumPhosphor us and t he Simult aneous CalciumOxygen and

CalciumSulfur Equilibr ia in Liquid Iron / Q. Han, X. Zhang, D. Chen,

P. Wang // Met. Trans . B.  1988.  Vol. 19B.  Pp. 617622.

250. Снитко Ю.П. Представление термодинамических свойств

концентрированных растворов в помощью параметров взаимодействия /

Ю.П. Снитко, Н.П. Лякишев // Металлы.  1997.  № 3.  С. 36.

251. Аникаева А.А. Оценка термодинамических параметров взаимодействия

для условий раскислени жидкого железа алюминием / А.А. Аникаева,

Е.А. Казачков, Е.А. Чичкарев // Теория и практика металлургии.  1999.

 № 5.  С. 3233.

252. Suito Hideaki. AluminiumOxygen Equilibr ium between C aO   Al2 O 3 Melts

and Liquid Iron / Hideaki Suito, Hajime Inoue, Ryo Inoue // ISIJ Inter national.

 1991.  Vol. 31, No. 12.  Pp. 13811388.

253. Simult aneous Desulfur ization and Deoxidation of Molten Steel wit h in Situ

324

Produced Magnesium Vapor / Jian Yang, Mamor u Kuwabara, Takao Sak ai

et al. // ISIJ Inter national.  2007.  Vol. 47, No. 3.  Pp. 418426.

254. Выбор рационального решения ковшевого рафинирования чугуна

магниевыми реагентами / А.Ф. Шевченко, В.А. Александров, А.В. Зотов

[и др.] // Сталь.  2002.  № 6.  С. 1618.

255. Гулыга Д.В. Совершенствование технологии десульфурации чугуна

гранулированным магнием / Д.В. Гулыга, Б.В. Двоскин // Сталь.  1993.

 № 7.  С. 1517.

256. Чичкарев Е.А. Оценка параметров взаимодействия для условий

десульфурации жидкого чугуна магнием / Е.А. Чичкарев, А.И. Троцан,

В.А. Алексеева // Процессы литья.  2003.  № 1.  С. 711.

257. Охотский В.Б. Флотация неметаллических включений / В.Б. Охотский //

Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.  1997.  № 2.

 С. 1315.

258. Wang L. Prediction of t he Optimum Bubble Size for Inclusion Removal from

Molten Steel by Flot ation / L. Wang, H.G. Lee, P. Hayes // ISIJ Inter national.

 1996.  Vol. 36, No. 1.  Pp. 716.

259. Mat hematical Model for Growt h and Removal of Inclusion in a Multituyere

Ladle dur ing Gasstir r ing / L.T. Wang, Q.Y. Zhang, S.H. Peng et al. // ISIJ

Inter national.  2005.  Vol. 45, No. 3.  Pp. 331337.

260. Дерягин Б.В. Микрофлотация: водоочистка, обогащение / Б.В. Дерягин,

С.С. Духин, Н.Н. Рулев.  М. : Химия, 1986.  112 с.

261. Пенная сепарация и колонная флотация / Ю.Б. Рубинштейн,

В.И. МеликГайвазян, Н.В. Матвиенко и др.  М.: Наука, 1989. 

30 4 с.

325

262. Aoki J. Modeling of Inclusion Removal in Ladle Reµning / J. Aoki, L. Zhang,

B.G. Thomas // 3rd Inter n. Cong ress on Science & Technology of Steelmaking

(Charlotte, NC, May 911, 2005).  Association for Iron & Steel Technology,

War rendale, PA., 2005.  Pp. 319332.

263. Kulkar ni A.A. Bubble For mation and Bubble Rise Velocity in GasLiquid

Systems: A Review / A.A. Kulkar ni, J.B. Joshi // Ind. Eng. Chem. Res.  2005.

 Vol. 4 4, No. 16.  P. 5873  5931.

26 4. Костецкий Ю.В. Исследование эффективности процесса флотации

неметаллических включений пузырьками аргона / Ю.В. Костецкий,

А.В. Мач // Науковi працi ДонНТУ. Металургiя.  2011.  Т. 13 (194).

 С. 6576.

265. Чичкарев Е.А. Моделирование процессов коагуляции и удаления

неметаллических включений при продувке инертным газом /

Е.А. Чичкарев // Металлург.  2010.  № 4.  С. 59.

266. Моделирование современных процессов внепечной обработки и

непрерывной разливки стали / О.Б. Исаев, Е.А. Чичкарев, В.В. Кислица

и др.  М. : Металлургия, 2008.  376 с.

267. Xie Y. Behavior of Bubbles at Gas Blowing Into Liquid Woods Met al / Y. Xie,

S. Orste, F. Oete // ISIJ Inter national.  1992.  Vol. 32, No. 1.  Pp. 6675.

268. Rott a J.C. Turbulente Stromungen / J.C. Rott a.  Universit atsverlag G ottingen,

2010.  268 pp.

269. Трейси Б.М. Удаление неметаллических включений из стали / Б.М. Трейси,

Дж.У. Эванс // Инжекционная металлургия83: Труды конференции. 

М.:Металлургия, 1986.  С. 239247.

326

270. Райст П. Аэрозоли: введение в теорию / П. Райст.  М.: Мир, 1987. 

279 с.

271. Грин Х. Аэрозоли  пыли, дымы и туманы / Х. Грин, В. Лейн.  Л.: Химия,

1969.  427 с.

272. Model Exper iment on Inclusion Removal by Bubble Flot ation Accompanied by

Par ticle Coagulation in Turbulent Flow / H. Arai, K. Matsumoto, S. Shimasaki,

S. Taniguchi // ISIJ Inter national.  2009.  Vol. 49, No. 7.  Pp. 965974.

273. Иванов А.В. Моделирование процессов перемешивания в ваннах

металлургических агрегатов при барботаже / А.В. Иванов, Ю.Н. Яковлев //

Теория и практика металлургии.  1998.  № 2.  С. 1215.

274. Visser H.J. Simulation of t he Catreatment of Alkilled liquid steel / H.J. Visser,

M. Biglar i, R. Boom // 28t h Inter national ATS Steelmaking Days. Special

Sessions "The Physical Chemistr y of Steel Reµning"December 13/14, 2007 

Par is / ATS (French Steelmaking Association) and SF2M (French Society for

Met allurgy and Mater ials).  2007.  Pp. 147154.

275. Чичкарев Е.А. Анализ условий формирования неметаллических

включений в сталях, раскисленных алюминием и кальцием /

Е.А. Чичкарев // Металлург.  2009.  № 11.  С. 4549.

276. Технология производства конвертерной стали с полиреагентным

рафинированием / Н.И. Тарасевич, С.Г. Мельник, Р.Я. Якобше и др.

 Киев:Информлитье, 2010.  350 с.

277. Чичкарев Е.А. Рациональная технология раскисления и управление

формированием неметаллических включений в трубных сталях /

Е.А. Чичкарев // Сталь.  2009.  № 11.  С. 4549.

278. Дерябин А.А. Улучшение качества рельсов из стали, раскисляемой

327

алюминием / А.А. Дерябин, В.В. Могильный, А.Б. Добужская // Сталь. 

1997.  № 7.  С. 5055.

279. Рейхарт В.А. Контактноусталостная стойкость опытных рельсов

производства ОАО "КМК/ В.А. Рейхарт // Сборник трудов юбилейной

рельсовой комиссии ОАО "КМК".  Новокузнецк: ОАО "Новокузнецкий

полиграфкомбинат 2002.  С. 3542.

280. Гарбер А.К. Анализ термодинамики процессов раскисления и оптимизация

технологии внепечной обработки рельсовой стали: Автореф. дис. . . канд.

техн. наук: 05.16.02 / Институт металлургии и материаловедения им. А.А.

Байкова РАН.  М, 2009.  24 с.

281. Григорович К.В. Применение фракционного газового анализа для

оценки эксплуатационных свойств рельсовой стали / К.В. Григорович,

A.M. Арсенкин, С.С. Шибаев // Сборник докладов по материалам

Рельсовой комиссии 200 4 г.  Магнитогорск, 200 4.  С. 94107.

282. Oht a H. Activities of S iO 2 and Al 2 O 3 and activity coef µcients of F e t O and

MnO in C aO   S iO 2   Al2 O 3   M gO slags / H. Oht a, H. Suito // Met allurgical

and Mater ials Transactions B.  1998.  Vol. 29B.  Pp. 119129.

283. Ye Guozhu. Ther modynamics and Kinetics of t he Modiµcation of Al2 O 3

Inclusions / Guozhu Ye, P. Jonsson, T. Lund // ISIJ Inter national.  1996. 

Vol. 36, No. Supplement.  Pp. 105108.

284. Takat a Ryousuke. Character istics of Inclusions Generated dur ing AlMg

Complex Deoxidation of Molten Steel / Ryousuke Takat a, Jian Yang,

Mamor u Kuwabara // ISIJ Inter national.  2007.  Vol. 47, No. 10. 

Pp. 13791386.

285. Park J.H. Ef fect of C aO   Al2 O 3   M gO slags on t he for mation of M gO   Al2 O 3

328

inclusions in fer r itic st ainless steel / J.H. Park , D.S. Kim // Met allurgical and

Mater ials Transactions B.  2005.  Vol. 36, No. 4.  Pp. 495502.

286. Мельник С.Г. Исследование физикохимических особенностей и

разработка полиреагентных способов внепечной обработки конвертерной

стали улучшенного качества: автореф. дисс. д.т.н. / ФТИМС НАНУ. 

2009.  38 с.

287. Ямада С. Производство ультранизкосернистой стали с

использованием инжекционной технологии / С. Ямада // Инжекционная

металлургия86:Труды конференции.  М.:Металлургия, 1990. 

С. 191205.

288. Десульфурация конвертернойстали в ковше кусковыми и

порошкообразными шлаковыми смесями на основе извести /

А.М. Поживанов, В.Ф. Поляков, В.А. Одинцов [и др.] // Металлургическая

и горнорудная промышленность.  1992.  № 4.  С. 1315.

289. Десульфурация и раскисление высококачественных марок стали:

теоретические и технологические аспекты / В.В. Климанчук,

А.А. Ларионов, Э.Н. Шебаниц [и др.] // Металл и литьё Украины. 

2007.  № 12.  С. 3032.

290. Меджибожский М.Я. Основы термодинамики и кинетики сталеплавильных

процессов / М.Я. Меджибожский.  КиевДонецк: Высшая школа, 1986. 

240 с.

291. Меджибожский М.Я. Некоторые вопросы внепечного раскисления и

десульфурации стали синтетическим шлаком / М.Я. Меджибожский //

Вопросы теории и практики сталеплавильного производства.  1991. 

С. 148154.

329

292. Охотский В.Б. Модель эмульгирования шлака в металл падающей струей /

В.Б. Охотский // Процессы литья.  1999.  № 2.  С. 310.

293. Химическая гидродинамика: Справочное пособие / А.М. Кутепов,

А.Д Полянин, Запрянов З.Д. и др.  М.: Квантум, 1996.  336 с.

294. Термодинамика и кинетика десульфурации стали шлаковыми смесями /

Е.А. Чичкарёв, Т.П. Пославская, С.А. Коваль [и др.] // Новости науки

Приднепровья.  2008.  № 34.  С. 710.

295. Кинетика процессов десульфураци стали в ковше при выпуске из

конвертера/ / Е.А. Чичкарев, А.И. Троцан, Т.П. Пославская [и др.] //

Процессы литья.  2003.  № 3.  С. 7074.

296. Бердников В.И. Обобщенная формула для расчета скорости движения

твердых частиц, пузырей и капель в жидких и газообразных средах /

В.И. Бердников, Ю.А. Гудим, М.И. Картелева // Известия высших учебных

заведений. Черная металлургия.  1997.  № 7.  С. 710.

297. Шервуд Е. Массопередача / Е. Шервуд, Р. Пигфорд, Ч. Уилки.  М.:

Химия, 1982.  655 с.

298. Математическое моделирование процесса формирования рафинирующего

шлака из кусковой твердой шлакообразующей смеси в ковше /

В.А. Вихлевщук, И.А. Павлюченков, С.В. Лепорский [и др.] // Известия

высших учебных заведений. Черная металлургия.  1992.  № 4. 

С. 1415.

299. Токовой О.К. Повышение степени десульфурации конвертерной стали

путем обработки в ковше твердошлаковыми смесями / О.К. Токовой,

О.К. Поволоцкийчand Д.Н. Соннов [и др.] // Сталь.  1995.  № 6. 

С. 2729.

330

300. Соммервиль И.Д. Измерение, прогноз и применение емкостей

металлургических шлаков / И.Д. Соммервиль // Инжекционная

металлургия86:Труды конференции.  1986.  С. 107120.

301. Young R. Use of Optical Basicity Concept for Deter mination Phosphor us and

Sulfur Slagmet al Par titions / R. Young, J. Duf fy, C. Hasal // Ironmaking and

Steelmaking.  1992.  Vol. 19, No. 3.  Pp. 201219.

302. Чичкарев Е.А. Расчет сульфидной емкости оксиднофторидных шлаков /

Е.А. Чичкарев, О.Е. Полозюк // Вiсник Приазов. держ. техн. унту : зб. наук.

праць.  Т. 9.  Марiуполь: ПДТУ, 2000.  С. 6 467.

303. Серопоглотительная способность шлаков, содержащих C a F 2 /

Е.А. Чичкарев, Т.П. Пославская, А.И. Троцан [и др.] // Теория и практика

металлургии.  2000.  № 4.  С. 4 446.

30 4. Эффективность десульфурирующей обработки металла в ковше

барийсодержащими реагентами / В.П. Кириленко, П.И. Югов,

В.М. Журавлев [и др.] // Известия высших учебных заведений. Черная

металлургия.  1992.  № 5.  С. 2225.

305. Десульфурация стали шлаком / Г. Грюнер, Г.Э. Вимер, Ф. Барденхойер,

В. Фикс // Черные металлы.  1979.  № 14.  С. 714.

306. Латаш Ю.В. Сравнительная оценка сульфидной емкости

оксиднофторидных шлаков / Ю.В. Латаш, Ф.К. Биктагиров,

А.Е. Воронин // Физикохимические основы металлургических процессов:

Научные сообщения Десятой всесоюзной конференции.  Т. 1.  М.:

Черметинформация, 1991.  С. 112.

307. Определение серопоглотительной способности шлаков на основе контроля

их окисленности / Л.Я. Левков, Д.М. Сидоренко, В.А. Новиков [и др.] //

331

Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.  1989. 

№ 11.  С. 3943.

308. Магидсон И.А. Сульфидная емкость и оптическая основность

рафинировочных шлаковых расплавов / И.А. Магидсон, Н.А. Смирнов,

А.В. Басов // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.

 1996.  № 7.  С. 813.

309. Магидсон И.А. Расчет оптической основности CaF2 в шлаках /

И.А. Магидсон // Известия высших учебных заведений. Черная

металлургия.  1990.  № 5.  С. 45.

310. Смирнов Н.А. Расчетный метод определения сульфидной емкости

рафинировочных шлаков / Н.А. Смирнов, И.А. Магидсон, М.Г. Разина //

Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.  1997.  № 5.

 С. 37.

311. Смирнов Н.А. Оптимизация составов шлаковых смесей для внепечного

рафинирования стали / Н.А. Смирнов, М.Г. Разина, И.А. Магидсон //

Известия высших учебных заведений. Черная металлургия.  1997. 

№ 11.  С. 2125.

312. Nakamura T. A New Develop ment of t he Optical Basicity / T. Nakamura,

Y. Ueda, J.M. Togur i // J.Japan Inst. Met als.  1986.  Vol. 50, No. 5. 

Pp. 456461.

313. Производство ультранизкосернистой стали с использованием

инжекционной технологии / И . Хара, Т. Китаока, Т. Сакурая [и др.] //

Инжекционная металлургия 86: Труды конференции.  М.: Металлургия,

1990.  С. 191205.

314. Баланс кремния и обеспечение его заданного содержания в

непрерывнолитой автолистовой стали / Д.Ю. Кузнецов, С.В. Куберский,

332

А.И. Ямполь, К.В. Винник // 50 лет непрерывной разливке стали в Украине.

г.Донецк, 45 ноября 2010 г.  2010.

315. Исследование поведения кремния при производстве малоуглеродистой

стали / Д.Ю. Кузнецов, С.В. Куберский, Д.Б. Васильев [и др.] //

Сборник научных трудов Донбасского государственного технического

университета.  Алчевск: ДонГТУ.  2007.  № 23.  С. 269  274.

316. Кузнецов Д.Ю. Термодинамический анализ процессов насыщения

кремнием автолистовых сталей при внепечной обработке их на

установке ковшпечь / Д.Ю. Кузнецов, Д.Б. Васильев, С.В. Куберский //

Сборник научных трудов Донбасского государственного технического

университета.  Алчевск: ДонГТУ.  2008.  № 27.  С. 317323.

317. Шахпазов Е.Х. Современные проблемы металлургии и материаловедения

стали / Е.Х. Шахпазов, А.И. Зайцев, И.Г. Родионова // Металлург.  2009.

 № 4.  С. 2531.

318. Oer tel L.C. Application of t her modynamic modelling to slagmet all equilibr ia

in steelmaking / L.C. Oer tel, A. Cost a e Silva // CALPHAD.  1999.  Vol. 23,

No. 34.  Pp. 379391.

319. Ther moCalc and DICTRA, Comput ational tools for mater ials science /

J.O. Andersson, T. Helander, L. H oglund et al. // CALPHAD.  2002. 

Vol. 26.  Pp. 273312.

320. Meraikib M. Activity of Silica in t he Slag of an Electr ic Arc Fur nace Using

Direct Reduced Iron for Steelmaking / M. Meraikib // ISIJ Inter national. 

1995.  Vol. 35, No. 7.  Pp. 845850.

321. Andersson Margaret a A. T. Application of t he Sulphide Capacity Concept

on Highbasicity Ladle Slags Used in Bear ingSteel Production / Margaret a

333

A. T. Andersson, P.G. J onsson, M.M. Nzott a // ISIJ Inter national.  1999.

 Vol. 39.  Pp. 11401149.

322. Andersson Margaret a A. T. A Ther modynamic and Kinetic Model

of Reoxidation and Desulphur isation in t he Ladle Fur nace / Margaret a

A. T. Andersson, Lage T. I. Jonsson, P ar G. J onsson // ISIJ Inter national. 

2000.  Vol. 40, No. 11.  Pp. 10801088.

323. Turkdogan E.T. Assessment of S iO 2 Activity Coef µcients in Molten Slags

Relative to t he C aO S iO 2 System / E.T. Turkdogan // ISIJ Inter national. 

2001.  Vol. 41, No. 8.  Pp. 930932.

324. K ang Y. Activities of S iO 2 in Some C aO  Al2 O 3 S iO 2 (10%MgO) Melts

wit h Low S iO 2 Contents at 1873 K / Y. K ang, Du Sichen, K. Mor it a // ISIJ

Inter national.  2007.  Vol. 47, No. 6.  Pp. 805810.

325. Modiµcation of M gO   Al2 O 3 spinel inclusions in Alkilled steel by

Catreatment / S. Yang, J. Li, Z. Wang et al. // Inter national Jour nal of Minerals,

Met allurgy, and Mater ials.  2011.  Vol. 18, No. 1.  Pp. 1823.

326. Mat hematical Model of Hot Met al Desulphur ization by Powder lnjection /

Z. Zou, Y. Zou, L. Zhang, N. Wang // ISIJ Inter national.  2001.  Vol. 41,

No. Supplement.  Pp. S66S69.

327. Irons G. A. The kinetics of molten iron desulfur ization using magnesium vapor /

G. A. Irons, R. I. L. Gut hr ie // Met allurgical and Mater ials Transactions B. 

1981.  Vol. 12, No. 4.  Pp. 755767.

328. Sun Haiping. Behaviour of Ar1%Mg Bubbles in Desulfur ization of Hot Met al

by Magnesium Injection / Haiping Sun, YungChang Liu, MuhJung Lu // Steel

research inter national.  2009.  Vol. 80, No. 3.  P. 209217.

334

329. Дытнерский Ю.И. Процессы и аппараты химической технологии /

Ю.И. Дытерский.  М.: Химия, 1995.  400 с.

330. Туркдоган Е. Т. Физическая химия высокотемпературных процессов /

Е. Т. Туркдоган.  М.: Металлургия, 1985.  34 4 с.

331. Механизм усвоения кальция при обработке стали в ковше / Е.А. Чичкарев,

А.И. Троцан, Е.А. Казачков, Н.В. Назаренко // Вiсник Приазов. держ. техн.

унту: Зб. наук. пр.  Т. 15.  Марiуполь: ПДТУ, 2005.  С. 4145.

332. Чичкарев Е.А. Моделирование процессов барботажного перемешивания

и массообмена при обработке железоуглеродистых расплавов

щелочноземельными элементами / Е.А. Чичкарев // Сталь.  2009.

 № 10.  С. 4549.

333. Барботажное перемешивание и механизм десульфурации при обработке

железоуглеродистых расплавов щелочноземельными элементами /

Е.А. Чичкарев, А.И. Троцан, Е.А. Казачков [и др.] // Процессы литья. 

2006.  № 4.  С. 36.

334. Казачков Е.А. Моделирование процессов выравнивания температуры

металла и содержания легирующих добавок в металле при продувке

инертным газом / Е.А. Казачков, С.Г. Рудакова // Вестник Приазовского

гос. техн. унта: Сб. науч. тр.  № 11.  Мариуполь, ПГТУ, 2001. 

С. 5560.

335. Clif t R. Bubbles, drops, and par ticles / R. Clif t, J.R. Grace, M.E. Weber. 

New York ; London : Academic Press, 1978.  380 pp.

336. Штайнметц Э. Условия течения расплава в ковше при продувке через

пористый блок / Э. Штайнметц, П.Р. Шеллер // Черные металлы.  1987.

 № 9.  С. 2332.

335

337. Асаи Ш. Скорость массопереноса в процессах ковшевого рафинирования /

Ш. Асаи, М. Кавачи, И. Мучи // Инжекционная металлургия83.Труды

конференции Scaninject.  М.: Металлургия, 1983.  С. 106124.

338. Mazumdar D. Mixing Models for Gas Stir red Met allurgical Reactors /

D. Mazumdar, R. Gut hr ie // Met allurgical and Mater ials Transactions.  1986.

 Vol. 17B.  Pp. 725733.

339. Mazumdar D. Macroscopic Models for Gas Stir red Ladles / D. Mazumdar,

J. Evans // ISIJ Inter national.  200 4.  Vol. 4 4, No. 3.  Pp. 4 47461.

340. Казаков С.В. Время усреднения по составу и температуре при продувке

жидкой стали в ковше / С.В. Казаков, А.Г. Свяжин, А.М. Поживанов // Изв.

АН СССР. Металлы.  1988.  № 2.  С. 512.

341. Бахвалов Н.С. Численные методы / Н.С. Бахвалов.  М.: Высшая школа,

1990.  572 с.

342. Охотский В.Б. Гидродинамика процесса перемешивания металла в ковше

инертным газом / В.Б. Охотский // Известия высших учебных заведений.

Черная металлургия.  1990.  № 12.  С. 79.

343. Будак Б.М. Разностный метод решения некоторых краевых задач типа

Стефана / Б.М. Будак, Ф.П. Васильев, А.Б. Успенский // Численные методы

в газовой динамике.  № 4.  М.: Издво МГУ, 1965.  С. 139183.

34 4. Будак Б.М. Об одном варианте неявной разностной схемы с ловлей

фазового фронта в узел сетки для задач типа Стефана / Б.М. Будак,

Ф.П. Васильев, А.Г. Егоров // Численные методы в газовой динамике. 

№ 21.  М.: Издво МГУ, 1967.  С. 231269.

345. Будак Б.М. Разностные схемы с выпрямлением фронтов для решения

336

многофронтовых задач типа Стефана / Б.М. Будак, Н.Л. Гольдман,

А.Б. Успенский // Докл. АН СССР.  1986.  Т. 167, № 4.  С. 735738.

346. Барановский Э.Ф. Идентификация задач теплообмена в литейных

процессах / Э.Ф. Барановский.  Минск, 1987.  130 с.

347. Никитенко Н.И. Сопряженные и обратные задачи тепломассопереноса /

Н.И. Никитенко.  К.: Наук.думка, 1988.  340 с.

348. Тихонов Н.А. Уравнения математической физики / Н.А. Тихонов,

А.П. Арсенин.  М.: Наука, 1967.  800 с.

349. Кинетика плавления порошковой проволоки с легкоплавкими химически

активными наполнителями в жидкой стали / Л.А. Позняк, А.И. Троцан,

Е.А. Чичкарев [и др.] // Процессы литья.  2002.  № 2.  С. 7479.

350. Кац С.М. Высокотемпературные теплоизоляционные материалы /

С.М. Кац.  М.:Металлургия, 1981.  232 с.

351. Миснар А. Теплопроводность твердых тел, жидкостей, газов и их

композиций / А. Миснар.  М.: Мир, 1965.  46 4 с.

352. Дульнев Г.Н. Процессы переноса в неоднородных средах / Г.Н. Дульнев,

В.В. Новиков.  М.:Энергоатомиздат, 1991.  246 с.

353. Волков Д.Д. Моделирование структуры и расчет теплопроводности

зернистых систем / Д.Д. Волков, Ю.П. Заричняк // Инж.физ. журнал. 

1981.  Т. 41, № 3.  С. 421427.

354. Болотников В.В. Эффективное управление шлаковым режимом при

внепечной обработке стали / В.В. Болотников, А.И. Александров,

М.К. Шакиров // Сталь.  1996.  № 12.  С. 1820.

337

355. Повышение качества трубного металла кальцийалюминиевым реагентом /

С.К. Казачков, А.А. Неретин, В.В. Капнин [и др.] // Сталь.  1997.  № 6.

 С. 2935.

356. Десульфурация и модифицирование трубной стали порошковой

проволокой / А.Д. Белянский, Л.И. Бондаревская, А.С. Лавров,

Г.В. Черепанов // Сталь.  1994.  № 10.  С. 2729.

357. Кутателадзе С.С. Теплопередача и гидродинамическое сопротивление /

С.С. Кутателадзе.  М.: Энергоатомиздат, 1990.  366 с.

358. Жидкометаллические теплоносители / В.М. Боришанский,

С.С. Кутателадзе, Н.И. Новиков и др.  М.: Атомиздат, 1967. 

300 с.

359. Чичкарев Е.А . Рациональный режим обработки жидкой стали порошковой

проволокой с легкоплавкими химически активными наполнителями /

Е.А . Чичкарев, Е.А . Казачков, А.И. Троцан // Процессы литья.  2003. 

№ 2.  С. 3541.

360. Рациональный режим обработки жидкой стали порошковой проволокой

с легкоплавкими химически активными наполнителями / Е.А. Чичкарев,

С.Г. Рудакова, А.И. Троцан [и др.] // Процессы литья.  2003.  № 2.

 С. 3541.

361. Рациональный режим обработки стали в промежуточном ковше

порошковыми и монолитными проволоками / О.В. Носоченко, А.И. Троцан,

Е.А. Чичкарев [и др.] // Металл и литье Украины.  2003.  № 78. 

С. 2830.

36

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html