Данилевич Наталія Станіславівна. Інтенсифікація процесів опорядження текстильних матеріалів у магнітному полі : Дис... канд. наук: 05.18.19 - 2009.

Данилевич Н.С. Інтенсифікація процесів опорядження текстильних матеріалів у магнітному полі. Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.19 технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів. Київський національний університет технології та дизайну, Київ, 2009. Дисертація присвячена науковому обґрунтуванню застосування магнітного поля у технологічних процесах фарбування та промивки текстильних матеріалів. Проведено комплексні дослідження з визначення раціональних параметрів омагнічування води, робочих розчинів і тканин під час фарбування та промивки текстильних матеріалів. На підставі результатів дослідження вологообмінних властивостей текстильних матеріалів визначено такі показники, як повна вологоємність, гігроскопічна волога, адсорбована волога полі- і моношару, об’єм мікро- і макропор, питома поверхня, які були використані у подальших дослідженнях. Проведені дослідження залежності концентрації відмитого барвника від напруженості магнітного поля та часу промивки. Визначені раціональні режимні параметри омагнічування води при промивці тканин. Для реалізації процесу промивки текстильних матеріалів при наявності магнітного поля була запропонована технологічна схема цього процесу..

- Вирішена важлива науково-технічна задача – інтенсифікація процесів опорядження текстильних матеріалів із застосуванням методів магнітної активації рідин під час фарбування текстильних матеріалів. Це призвело до розробки технології активації рідин за наявності магнітного поля. - Доведено позитивний вплив резонансної дії магнітного поля на термодинамічні характеристики текстильних матеріалів, який виявляється при видаленні розчинів з мікропор та пор, заповнених по механізму полікапілярної адсорбції. - Виявлено значущість для процесів опорядження напруження магнітного поля та хімічної будови реагентів, у складі яких містяться аніони хлору та катіони лужних, лужноземельних і комплексоутворюючих металів. - Доведено, що питома теплота випаровування розчинів NaCl та BaCl2 з тканин збільшується на 10–20% у всьому діапазоні вологовмісту при напруженості магнітного поля 240-400кА/м. - Визначено, що при видаленні з мікрокапілярів тканини вологи гігроскопічного стану та адсорбованої вологи полішару величина питомої теплоти випаровування омагнічених та неомагнічених розчинів NaCl й BaCl2 з зразків тканини досягає 20-30 %. Збільшення питомої теплоти випаровування при омагнічуванні цих розчинів у діапазоні вологовмісту тканини 30%-80% приводить до більш інтенсивного прогрівання тканини. - Встановлено, що магнітна обробка вовняної тканини, зволоженої розчинами сечовини та сечовини з капролактамом, призводить до збільшення питомої теплоти випаровування розчинів на 8-16 %, а повна вологоємність тканини збільшується на – 4-11 % і залежить від волокнистого складу тканини. При цьому порівняно з магнітною обробкою тканин, обробка розчинів більш ефективна. - Одержана математична модель, яка описує залежність концентрації відмитого барвника від напруженості магнітного поля та часу промивки. Визначено раціональні параметри омагнічування води в процесі промивки тканин після фарбування (H=109,5 кА/м, T=19,0 хв). - Удосконалено технологію опоряджувального виробництва на стадії промивки текстильних матеріалів після їх фарбування в присутності магнітного поля, що сприяє скороченню витрат води та енергоносіїв. Розроблено технологічні режими промивки текстильних матеріалів після фарбування: напруженість магнітного поля 110 кА/м, кількість промивок – три; другу миловку замінено промивкою омагніченою гарячою водою. - Результати роботи прийнято до впровадження на ВАТ Херсонському бавовняному комбінаті, очікуваний річний економічний ефект складає 11424,78 грн, а також в навчальний процес кафедри техногенної безпеки Київського національного університету технологій та дизайну..