МИНИСТЕРСТВО ВЫСЖГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РСФСР

ГРОЗНЕНСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ НЕФТЯНОЙ
ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.ШЛЛИОЩИКОВА

Нефтетехнологический факультет

На правах рукописи

КРУПИНА НАДЕЖДА НИКИФОРОВНА

УДК 541.128:661.183.6

ПРЕВРАЩЕНИЯ Н. БУТАНА В ИЗОБУТАН И ИЗОПЕНТАН В ПРИСУТСТВИИ ЦЕОЛИТНШС КАТАЛИЗАТОРОВ

Специальность 02.00.13- Химия нефти и нефтехимический синтез

Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук

Научный руководитель:

заслуженный деятель науки и техники РСФСР и ЧИАССР, почетный нефтехимик СССР, доктор химических наук, профессор ДОРОГОЧИНСКИЙ АКИВИЙ ЗИНОВЬЕВИЧ

Грозный - 1984 г

ОГЛАВЛЕНИЕ	•

ВВЕДЕНИЕ	 5

ГЛАВА I. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

- Основные направления химической переработки

и способы получения изобутана и изопентана	10

- Природа каталитического действия	цеолитов	15

- Некоторые закономерности каталитического

действия цеолитных катализаторов в превращениях парафиновых углеводородов	26

- Превращения н.бутана на цеолитных катализаторах	33

- Некоторые сведения о механизме превращений

н.бутана на цеолитных катализаторах	39

Выводы к главе I	43

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПРИГОТОВЛЕНИЯ КАТАЛИЗАТОРОВ,

ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБОБЩЕНИЯ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ

- Выбор катализаторов, их характеристика и

методика приготовления	45

- Характеристика использованных веществ	53

- Выбор и описание экспериментальных установок,

методики проведения опытов, анализа катализаторов, сырья и продуктов реакции	53

- Критерии оценки активности катализаторов,

обработка полученных результатов, оценка воспроизводимости и погрешности опытов	60

з

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ СОСТАВА И УСЛОВИИ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ЦЕОЛИТОВ НА •

ИХ АКТИВНОСТЬ В РЕАКЦИЯХ Н. БУТАНА С ' ЦЕЛЬЮ ПОДБОРА НАИБОЛЕЕ АКТИВНОГО И

СЕЛЕКТИВНОГО КАТАЛИЗАТОРА ОДНОВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБУТАНА И ИЗОПЕНТАНА

- Об основных реакциях н.бутана, протекавших

в присутствии исследованных катализаторов	64

- Влияние природы и степени обмена катиона	65

- Влияние структуры И отношения SiO/AiUCL

^	2 3

в цеолите	•	71

- Влияние количества цеолита в цеолитсодержащем

катализаторе	78

- Влияние природы и способа введения металла	81

- Влияние условий предварительной обработки	85

.	Выводы к главе 3	90

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕВРАЩЕНИЙ Н.ЕУТАНА НА КАТАЛИЗАТОРАХ рУДМ-19 и РУНСВКЦ-30 ' С ЦЕЛЬЮ ВЫЯСНЕНИЯ ОСНОВНЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ОДНОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗОБУТАНА И ИЗОПЕНТАНА

- Влияние продолжительности работы на активность

цеолитов	93

- Влияние продолжительности опыта и температуры

на активность катализаторов	95

- Влияние основных факторов на активность и селективность действия катализатора р-ь/ДМ-19

в превращении н.бутана в изопарафины	С4 и С5	102

- Выбор оптимального катализатора процесса одновременного получения изобутана и

изопентана из н.бутана	ИЗ

Выводы к главе 4	115

ГЛАВА 5. НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРИРОДЫ КАТАЛИТИЧЕСКОЙ

АКТИВНОСТИ И МЕХАНИЗМА ДЕЙСТВИЯ ЦЕОЛИТОВ	.

- Природа каталитической активности морденитов

в реакциях превращения н.бутана	116

- Особенности и схема превращений н.бутана

на морденитных катализаторах	122

Выводы к главе 5	127

ГЛАВА 6. ПРИНЦИПЫ ПРОМЫШЛЕННОГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА ОДНОВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОПАРАФИНОВ С4 И Cg ИЗ Н.БУТАНА

- Катализатор, оптимальный режим и

материальный баланс процесса	129

- Принципиальная технологическая схема .

процесса	133

- Технико-экономическая эффективность предлагаемого процесса одновременного получения изопарафинов С4 и С5 из н.бутана

в присутствии цеолитяого катализатора	136

Выводы к главе 6	141

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	142

ЛИТЕРАТУРА	145

ПРИЛОЖЕНИЕ	160

ВВЕДЕНИЕ

В Основных направлениях экономического и социального развития СССР на I98I-I985 годы и на период до 1990 года, принятых на ДУТ съезде КПСС, в числе важных задач предусмотрены дальнейшее повышение качества нефтепродуктов, разработка эффективных катализаторов и ускоренное наращивание выпуска продукции, определяющей технический прогресс в народном хозяйстве /X/.

В свете этих задач в СССР развитие нефтехимических предприятий, базирующихся на использовании изобутана и изопентана, осуществляется быстрыми темпами. Основными крупнотоннажными потре

бителями изопарафинов С^ и С5 являются промышленность синтетического каучука (GK) и процессы производства моторных топлив.; наибольшая потребность в изобутане связана с получением алкилата и изобутилена, а в изопентане - с получением изопрена и растворителей. Эти углеводороды также являются ценными высокооктановыми низкокипящими добавками к товарным бензинам, значительно улучшающими их эксплуатационные характеристики.

В настоящее время потребность в изобутане и изопентане в СССР покрывается за счет выделения их из природных и нефтезаводских газов, а также получения изопентана на установеах каталитической изомеризации н.пентана.

В связи с ростом производства СК, моторных топлив и ряда других нефтепродуктов потребность в низкомолекулярных изопарафиновых углеводородах возрастает и обусловливает необходимость привлечения новых сырьевых источников их получения. В этой связи процесс одновременного получения изобутана и изопентана из н.бутана может представлять определенный интерес как способ получения ценного нефтехимического сырья или высококачественного низкокилящего компонента моторных топлив за счет переработки н.бутана, ресурсы которого значительны.

До настоящего времени изучение превращений н.бутана в основном ограничивалось либо исследованием реакции изомеризации с целью лолучен~-ия изобутаНа, либо исследованием реакций, приводящих к селективному образованию пропана. Более того разработаны и осуществляются за рубежом промышленные процессы каталитической изомеризации н.бутана /2/ и получения пропана из н.бута- яа /3/.	,

В Советском Союзе разработкой промышленных катализаторов и основ технологии процесса изомеризации парафиновых углеводородов занимались научные коллективы ВШИНефтехим (Г.Н.Маслянский, Н.Р. Бурсиан, Ю.А.Шавандин и другие), ИОХ АН СССР (Х.М.Миначев, В.И. Гаранин, В.В.Харламов и другие), ВНИИНП (Б.А.Липкинд, А.М.Зуб- ков и другие), ГрозНЙЙ (А.И.Афанасьев, В.А.Дорогочинская, И.Л. Александрова и другие), ИНШ (Ф.А.Зульфугаров, Б.А.Дадашев и другие). В настоящее время два вида бифункциональных катализаторов изомеризации разработаны: алюмоплатиновые, непромотированные и промотированные галогенами, и металлцеолитные. В промышленных масштабах осуществлен процесс высокотемпературной изомеризации н.пентана в присутствии алюмоплатияового катализатора ИП-62 по проекту ВШИНефтехим. На стадии промышленного проектирования находится процесс низкотемпературной изомеризации парафинов в присутствии промотированных галоидами алюмоплатиновых катализаторов. Однако существенные недостатки промотированных катализаторов, связанные с использованием токсичных и коррозионных промоторов, значительно усложняют технологию процесса и сдерживают его внедрение.

7

Расширение масштабов производства из о бутана и изопентана с использованием доступных некоррозионных катализаторов остается актуальной задачей. В то же время вопрос о возможности одновременного получения изопарафинов 0^ и С§ из н.бутана практически не исследовался. Поэтому в настоящей работе впервые была поставлена задача разработки и исследования цеолитного катализатора нового процесса одновременного получения изобутана и изопентана из н.бутана. Решение этой задачи потребовало предварительного планомерного изучения активности различных цеолитных катализаторов, выявления основных закономерностей процесса и механизма действия катализаторов, теоретического обоснования установленных явлений и зависимостей. Цель работы состояла в-;

- Сравнительном систематизированном исследовании реакций превращения н.бутана на различных цеолитных катализаторах, направленном на выявление наиболее перспективных образцов и условий их предварительной подготовки.

- Исследовании влияния основных фактрров на протекание реакций, приводящих к одновременному образованию изобутана и изопентана из н.бутана в присутствии наиболее активных и селектив- дых цеолитных катализаторов.

- Теоретическом обосновании основных закономерностей превращения н.бутана на цеолитных катализаторах, природы активных центров и механизма действия катализаторов.

- Решении вопроса о принципиальной возможности промышленного осуществления процесса одновременного получения изобутана и изопентана из н.бутана в присутствии цеолитного катализатора.

Диссертация состоит из введения, шести глав, выводов, списка цитируемой литературы и приложения.

В первой главе кратко рассмотрены основные направления переработки и способы получения изобутана и изопентана. Более подробно обсуждены современные представления о природе каталитической активности цеолитов, механизме изомеризации парафинов. Проанализированы сведения о превращениях я.бутана на цеолитных катализаторах и обосновано направление исследования.

Во второй главе обоснован выбор катализаторов, методики их приготовления, проведения исследований, анализа и обработки экспериментальных данных. Приведена характеристика исследованных катализаторов и использованных реагентов.Проведен анализ повторяемости и достоверности экспериментальных данных.

. В третьей главе приведены экспериментальные данные по изучению влияния структуры, состава, мольного отношения окислов кремния и алюминия, а также условий предварительной подготовки на активность цеолитных катализаторов в превращениях н.бутана, полученные на проточной установке с микрореактором в среде водорода, имеющие целью выбрать для системаїизированного исследования наиболее перспективные образцы .

В четвертой главе представлены данные детального изучения влияния основных факторов на протекание реакций н.бутана, приводящих к одновременному образованию изобутана и изопентана, полученные на проточной установке высокого давления водорода, с применением метода математического планирования эксперимента.

В пятой главе проведен анализ основных закономерностей, наблюдавшихся при превращениях н. бутана на исследованных цео- литных катализаторах, обсужден вопрос о природе активных центров и предложена схема протекания реакций н. бутана на мордеяит- ных катализаторах.

В шестой главе рассматриваются практические рекомендации по промышленному осуществлению предлагаемого процесса одновременного получения изобутана и изопентана из н.бутана в присутствии морденитного катализатора.

Работа- выполнена в отраслевой лаборатории по изучению превращений углеводородов на цеолитннх катализаторах по плану, предусмотренному совместным приказом № 993/549 от 19.II. 79 г. Миннефтехимпрома СССР и Минвуза РСФСР.

Автор выражает благодарность научному руководителю заслуженному деятелю науки и техники РСФСР и ЧЙАССР, почетному нефтехимику СССР, доктору химических наук, профессору АКИВИЮ ЗИНОВЬЕВИЧУ ДОРОГОЧИНСКОМУ, а также другим сотрудникам кафедры нефтехимического синтеза Грозненского нефтяного института за оказанную помощь в выполнении настоящей работы.

ОБЩИЕ ВЫВОда:

- Имеются значительные ресурсы н.бутана и выяснение возможнос

ти его переработки в процессе одновременного получения изобутана и изопентана с целью расширения ресурсов ценного нефтехимического сырья и низкокилящего высокооктанового компонента моторных топлив может представлять определенный практический интерес.	■

- Впервые проведено систематизированное исследование превращений н.бутана с целью одновременного получения изопарафинов и на проточной установке с микрореактором в атмосфере водорода в интервале температур 200-600° на лабораторных образцах отечественных цеолитных катализаторов, отличающихся типом кристаллической структуры (цезит, морденит, ультрасил), МОЛЬНЫМ отношением Si02 /А12°3 » природой обменного катиона, степенью декатионирования, количеством цеолита, природой и способом введения металла платиновой группы.

- Для различных структурных типов цеолитов с высоким степенями обмена натрия на катион, не содержащих металла, установлена симбатная зависимость между изомеризующей активностью

и параметром	, характеризующим кислотно-основные

свойства и поляризующую способность катиона. Наибольшую активность проявляли декатионированные формы цеолитов, и ее изменение соответствовало положению в ряду: НУ с Н-цезит^ Н-ультрасил < Н-морденит.

- Показано, что при температурах ниже 300°С активен в превращениях н.бутана только цеолит Н-морденит. Повышение степени декатионирования от 81,4 до 98,5$ экв привело к увеличению

общей и изомеризующей активности Н-мордешта: лри 250° степень превращения н.бутана возрасла от 5,1 до 30,5$ мае, а селективность изомеризации - от 35,3 до 50,8$ мае.

- Исследовано влияние алюмосиликатного модуля на общую и изо- меризупцую активность Н-форм морденита и ультрасила. Показано, что наибольшую активность проявляют цеолиты: мор- денит с мольным отношением Si02 /аі2о3 =19 и ультрасил с Si02 /аі2с>2 =30. Выявлена корреляция общей активности дека- тионированных форм цеолитов и концентрации сильных кислотных центров, которая определяется величиной sio2 /аі2о^.

- Установлено, что природа ( Pt,Pd ) и способ введения металла (ионный обмен, пропитка) в цеолиты морденит и ультрасил не оказывают заметного влияния на активность в превращении я.бутана. Вместе с тем, наличие металла платиновой группы в цеолитах привело к повышению селективности образования изопарафинов С4 и Cg. Наибольшую активность и селективность проявили цеолиты, содержащие 0,5$ мае платины, введенной методом пропитки.

- На проточной установке высокого давления водорода с использованием методов математического планирования эксперимента и обработки результатов на ЭВМ исследовано влияние основных факторов (температуры, объемной скорости, давления, мольного отношения Hg/C^Hjg) на активность цеолитов в превращении

н.бутана в изопарафины С4 и Cg. Выведено регрессионное уравнение, адекватно описывающее одновременное получение . изопарафинов С4 и Cg из н.бутана на цеолите Pt/ДО-19, решение'которого позволило выявить оптимальные условия процесса: температуру 250°С, объемную скорость 2 ч-1,давление

- мПа, мольное отношение Kg/C^H^I. Показано, что в этих условиях за однократное контактирование суммарный выход изопарафинов изобутана и изопентана достигал на пропущенное сырье 42,6% мае, на превращенное 81,7% мае.

- Превращения н.бутана и механизм действия цеолитных катализаторов наиболее удовлетворительно интерпретируется в рамках карбоний-ионной теории. Предложена схема реакций превращения н.бутана на мордените через диспропорционирование высокомолекулярных продуктов, обусловленная специфическим характером распределения кислотных центров.

Рекомендовано промышленное осуществление процесса одновременного получения изобутана и изопентана из н.бутана в присутствии металлморденитного катализатора, направленного на увеличение ресурсов низкокипящих высокооктановых компонентов товарных бензинов. Выход целевой продукции составляет 84,3% мае от сырья. Подсчитаны оценочные технико-экономические показатели процесса и проведено сопоставление основных показателей предлагаемого процесса с известными процессами изомеризации парафинов и Cg. Предполагаемый годовой экономический эффект процесса составит 930 тыс.руб.

11

11