Алексеев, Алексей Викторович. Разработка бестраншейной технологии восстановления изношенных трубопроводов установкой внутренней оболочки : диссертация ... кандидата технических наук : 25.00.19 / Алексеев Алексей Викторович; [Место защиты: Ин-т проблем трансп. энергоресурсов].- Уфа, 2013.- 166 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-5/847

Государственное унитарное предприятие

“Институт проблем транспорта энергоресурсов”

(ГУП “ИПТЭР”)

На правах рукописи

Алексеев Алексей Викторович

РАЗРАБОТКА БЕСТРАНШЕЙНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

ВОССТАНОВЛЕНИЯ ИЗНОШЕННЫХ ТРУБОПРОВОДОВ

УСТАНОВКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ОБОЛОЧКИ

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук по специальности

25.00.19 - Строительство и эксплуатация

нефтегазопроводов, баз и хранилищ;

Научный руководитель - доктор технических наук, профессор

Гумеров Кабир Мухаметович

Уфа-2013

Введение	 4

1	БЕСТРАНШЕЙНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОНТА ТРУБО-ПРОВОДОВ 	 10

1.1	Особенности стальных и пластмассовых трубопроводов		10

1.2	Санация как способ защиты подземных трубопроводов		14

1.3	Технологии бестраншейного восстановления трубопроводов .	16

1.4	Опыт ремонта трубопроводов бестраншейными методами	....	19

2	МОДЕЛИРОВАНИЕ СОСТОЯНИЯ ВНУТРЕННЕЙ ОБО¬

ЛОЧКИ ПРИ РЕМОНТЕ ТРУБОПРОВОДА МЕТОДОМ СА-НИРОВАНИЯ 	 30

2.1	Расчётная модель внутренней оболочки трубопровода		30

2.2	Метод конечных элементов для оболочки, основные допуще¬ния и математический аппарат	 33

2.3	Решение системы уравнений методом аппроксимации		41

2.4	Алгоритм и программы решения задачи о напряженно-деформированном состоянии оболочки, проверка сходимости	47

2.5	Роль адгезии оболочки к внутренней поверхности трубы		53

2.6	Оболочка на участке с продольным дефектом трубы		56

2.7	Оболочка в зоне компактного дефекта трубы	 61

Выводы по разделу 2	 68

3	ОЦЕНКА ПРОЧНОСТИ ТРУБОПРОВОДА, ВОССТАНОВ¬

ЛЕННОГО УСТАНОВКОЙ ВНУТРЕНЕЙ ГИБКОЙ ОБО¬ЛОЧКИ 	 69

3.1	Факторы, определяющие прочность восстановленных трубо¬проводов с внутренней оболочкой	 69

3.2	Основные закономерности деформирования оболочки на де¬фектных участках труб	 70

3.3	Оценка прочности оболочки на дефектном участке трубы	....	80

3.4	Упрощённая оценка прочности оболочки в трубе	 87

3.5	Испытание оболочки на прочность	 89

Выводы по разделу 3	 91

4	ИССЛЕДОВАНИЕ И ВЫБОР МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ИЗГО¬

ТОВЛЕНИЯ ГИБКИХ ПОЛИМЕРНЫХ ОБОЛОЧЕК (РУКА¬ВОВ) 	 92

4.1	Условия эксплуатации трубопроводов, санированных внут¬ренней оболочкой	 94

4.2	Классификация полимерных оболочек	 98

4.3	Конструкция рукавного покрытия для санации трубопроводов 100

4.4	Выбор армирующего материала для изготовления рукава		102

4.5	Материалы для пропитки полимерного рукава	 106

4.6	Исследование коррозионной стойкости полимерного покры¬тия рукава	 114

4.7	Испытание технологии санирования	 118

Выводы по разделу 4	 121

5	НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ РЕМОН¬

ТА НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ МЕТО¬ДОМ САНАЦИИ	 123

5.1	Технические условия на рукава из полимерных материалов

для восстановления внутренней поверхности трубопроводов 124

5.2	Технические требования по ремонту промысловых трубопро¬

водов путём внутритрубной установки гибких полимерных рукавов	 131

5.3	Технические условия “Концевые фланцевые участки трубо¬

проводов, санированных гибким полимерным рукавом и фа¬сонные вставки к ним”	 143

5.4	Технические условия “Гладкие концевые участки трубопро¬

водов, санированных гибким полимерным рукавом и соеди-нительные детали к ним при использовании сварки”	 144

Выводы по разделу 5	 147

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ	 148

ЛИТЕРАТУРА	 150

Приложение 1. Расчётная программа “Оболочка”. Решение

задач о напряженно-деформированном состоянии и прочности санированных трубопроводов	158

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

- Разработана математическая модель гибкой внутренней оболочки, находящейся под действием внутреннего давления в трубопроводе со сквозными дефектами разных форм: кольцевыми, продольными, компактными. Модель основана на методах конечных элементов, последовательных приближений и итераций, позволяет исследовать закономерности формирования напряженно-деформированного состояния и прочности изношенного трубопровода, восстановленного методом санации.

- Установлены закономерности деформирования гибкой внутренней оболочки и формирования полей напряжений в зависимости от размеров труб и их дефектов, физико-механических свойств и адгезии внутренней оболочки, рабочего давления в трубопроводе. Установлено, что: предельное состояние оболочки наступает по двум причинам: вследствие перехода в неустойчивое состояние или достижения предельных значений деформаций. Прочность оболочки приблизительно пропорциональна толщине стенки и пределу текучести оболочки, обратно пропорциональна размеру дефекта трубы.

- Путём анализа теоретических результатов найдена упрощённая расчётная схема для оценки прочности оболочки в трубопроводе. Данная схема и полученная на её основе формула позволяет решать ряд важных для практики задач: подбирать материалы для оболочки по механическим свойствам и определять допустимое рабочее давление после ремонта.

- Экспериментальными исследованиями установлено, что наиболее эффективна двухслойная оболочка, состоящая из защитной пленки из термопласта (поливинилхлорид или полиэтилен) и волокнистого армирующего материала (полиэфирное полотно или стеклоткань), пропитанного эпоксидной композицией “Эпофом-1С”. Такая оболочка является в процессе ремонта технологичной, в процессе эксплуатации прочной и стойкой к воздействию всех сред, характерных для нефтегазопромысловых трубопроводов.

- Испытания показали, что применение рекомендованных материалов будет эффективным при ремонте нефтепромысловых трубопроводов методом санации и обеспечит получение необходимого эффекта, а именно: восстанавливает прочность и герметичность изношенных трубопроводов; обеспечивает антикоррозионную защиту материала труб от воздействия перекачиваемой среды; обеспечивает защиту внутренней поверхности труб от абразивного износа.

I

Результаты исследований легли в основу комплекса нормативнотехнических документов (технических условий и инструкций), регламентирующих этапы изготовления оболочек и выполнения ремонтных работ на нефтегазопромысловых трубопроводах бестраншейным методом. Разработанные документы позволяют выполнять ремонт трубопроводов на недоступных и труднодоступных участках, таких как переходы через различные препятствия и сложные коммуникации, а также участки, проложенные методами микротоннелирования, наклонно-направленного бурения, подводные участки и другие.

6

6