РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

ИНСТИТУТ КАТАЛИЗА им. Г.К. БОРЕСКОВА

На правах рукописи

УДК 542.46+542.973+546.86

ЗЕНКОВЕЦ Галина Алексеевна

Наноструктурированные оксидные катализаторы

на основе сурьмы, ванадия и титана.

(02.00.15-катализ)

Диссертация

на соискание ученой степени

Президиум ВАК России

(решение от" _41." ^'^ МЮ^ г., №

присудил ученую степень ДОКТОРА

{^Ф<'(/ис^(Л^ ™. наук

% /tf ача.л ьеих управления ВАК РОССИИ

,ьй т

2004

,5'C.^-f It с. 1-xV^

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 5

ГЛАВА 1. БИНАРНЫЕ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СУРЬМУСОДЕРЖАЩИЕ

ОКСИДНЫЕ КАТАЛИЗАТОРЫ. РАЗРАБОТКА МАЛООТХОДНЫХ,

ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНЫХ МЕТОДОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ 17

1.1. МЕТОДЫ СИНТЕЗА, СОСТАВ, СТРУКТУРА И СВОЙСТВА ОКСИДОВ СУРЬМЫ 19

1.1.1. Состав и свойства оксидов сурьмы, получаемых при окислении триоксида

сурьмы перекисью водорода 24

1.1.2. Состав и свойства оксида сурьмы, формирующегося при окислении триоксида

сурьмы перекисью водорода в присутствии фосфорной кислоты 29

1.2. ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СОСТАВА ИСХОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ СУРЬМЫ И ЖЕЛЕЗА НА

ФОРМИРОВАНИЕ БИНАРНЫХ FE-SB-0 КАТАЛИЗАТОРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО АММОНОЛИЗА

ПРОПИЛЕНА 33

1.2.1. Формирование, физико-химические и каталитические свойства Fe-Sb-0

катализаторов, синтезированных из метастабильных оксидных соединений сурьмы и

гидроксида железа 34

1.2.2. Формирование, физико-химические и каталитические свойства Fe-Sb-0

катализаторов, синтезированных из метастабильных оксидных соединений сурьмы и

раствора соли железа 37

1.3. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ GA-SB-NI-P-W-0/SI02, T1O2

КАТАЛИЗАТОРОВ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО АММОНОЛИЗА ПРОПАНА 44

1.3.1. Синтез и свойства массивного Ga-Sb-Ni-P-W-O катализатора 44

1.3.2. Синтез и свойства оксидных Ga-Sb-Ni-P-W-0 катализаторов, нанесенных на

носители: ЗгОг и ТЮ2 51

1.4. МАЛООТХОДНЫЕ МЕТОДЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ БИНАРНЫХ И

МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ОКСИДНЫХ КАТАЛИЗАТОРОВ НА ОСНОВЕ СУРЬМЫ ДЛЯ ПРОЦЕССОВ

ПАРЦИАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ 62

ГЛАВА 2. ОКСИДНЫЕ ME-SB-0 (ГДЕ ME- Т1, FE, GA, AL) КАТАЛИЗАТОРЫ.

СТРУКТУРНОЕ УСТРОЙСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И

КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В РЕАКЦИИ ОКИСЛИТЕЛЬНОГО

АММОНОЛИЗА ПРОПИЛЕНА 65

2.1. ОКСИДНЫЕ TI-SB-0 КАТАЛИЗАТОРЫ 69

2.1.1. Влияние химического состава Ti-Sb-0 катализаторов на фазовый состав и

структурное устройство 59

2.1.2. Каталитические свойства Ti-Sb-0 катализаторов в реакции окислительного

аммонолиза пропилена j^

2.1.3. Кислотно-основные свойства Ti-Sb-O катализаторов 82

2.1.4. Прочность связи поверхностного кислорода Ti-Sb-O катализаторов 86

2

2.2. ОКСИДНЫЕFE-SB-0 КАТАЛИЗАТОРЫ 87

2.2.1. Фазовый состав и структурное устройство Fe-Sb-0 катализаторов 87

2.2.2. Каталитические свойства Fe-Sb-0 катализаторов в реакции окислительного

аммонолиза пропилена 92

2.2.3. Кислотно-основные свойства Fe-Sb-0 катализаторов 97

2.2.4.Влияние модифицирования Fe-Sb-0 катализатора добавками кислотной

природы на его кислотно-основные и каталитические свойства 98

2.2.5. Влияние химического состава и структурного устройства Fe-Sb-0 и Fe-Sb-P-0

катализаторов на прочность связи поверхностного кислорода 103

2.3. ОКСИДНЫЕ GA-SB-0 ИAL-SB-0 КАТАЛИЗАТОРЫ 106

2.3.1. Формирование фазового состава и структурное устройство Ga-Sb-0 и Al-Sb-O

катализаторов 106

2.3.2. Каталитические свойства Ga-Sb-0 и Al-Sb-0 катализаторов в реакции

окислительного аммонолиза пропилена 107

2.3.3. Кислотно-основные свойства Al-Sb-O катализаторов ." ПО

2.3.4. Прочность связи поверхностного кислорода Ga-Sb-O и Al-Sb-0 катализаторов. 110

2.4. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО УСТРОЙСТВА ОКСИДНЫХ ME-SB-0 (ГДЕМЕ-TI, FE, GA. AL)

КАТАЛИЗАТОРОВ НА КИСЛОТНО-ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА, ПРОЧНОСТЬ СВЯЗИ

ПОВЕРХНОСТНОГО КИСЛОРОДА И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В РЕАКЦИИ

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО АММОНОЛИЗА ПРОПИЛЕНА 112

ГЛАВА 3. ОКСИДНЫЕ V-TI-0 КАТАЛИЗАТОРЫ. СИНТЕЗ, СТРУКТУРА,

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 128

3. 1. ТРАДИЦИОННЫЕ V-Ti-O КАТАЛИЗАТОРЫ 128

3.1.1. Методы приготовления 129

3.1.2. Строение V-Ti-O катализаторов 130

3.2. СИНТЕЗ И СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ V-TI-O КАТАЛИЗАТОРОВ ИЗ

МЕТАСТАБИЛЬНОГОДИОКСИДА ТИТАНА 138

3.2.1. Методы приготовления и исследования V-Ti-O катализаторов 139

3.2.2. Структурное устройство и состояние ионов ванадия в V-Ti-O катализаторах. .143

3.2.3. Влияние условий восстановления V-Ti-O катализатора на структуру и

состояние ионов ванадия 164

3.2.4. Влияние условий термообработки на формирование текстуры V-Ti-O

катализаторов 7 77

3.2.5. Каталитические свойства V-Ti-O катализаторов 179

3.3. ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ V-TI-O КАТАЛИЗАТОРОВ,

ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ МЕТАСТАБИЛЬНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА 192

ГЛАВА 4. ОКСИДНЫЕ V-MO-TI-0 КАТАЛИЗАТОРЫ. МОДИФИЦИРОВАНИЕ V-TI-

О КАТАЛИЗАТОРОВ МОЛИБДЕНОМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИЗИКО-

ХИМИЧЕСКИЕ И КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ р-

ПИКОЛИНА В НИКОТИНОВУЮ КИСЛОТУ 197

4.1. ТРАДИЦИОННЫЕMo-Ti-0 и V-Mo-Ti-0 КАТАЛИЗАТОРЫ 197

4.1.1.Методы приготовления Mo-Ti-0 и V-Mo-Ti-0 катализаторов 197

4.1.2. Строение Mo-Ti-O и V-Mo-Ti-0 катализаторов 198

4.2.НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ V-Mo-Ti-0 КАТАЛИЗАТОРЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ С

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТАСТАБИЛЬНОГО ДИОКСИДА ТИТАНА 203

4.2.1. Синтез V-Mo-Ti-O катализаторов 203

4.2.2. Структурное устройство V-Mo-Ti-0 катализаторов и состояние ионов ванадия

и молибдена 204

4.2.3. Формирование текстуры Mo-Ti-0 и V-Mo-Ti-0 катализаторов при

термообработке \ 211

4.2.4. Каталитические свойства V-Mo-Ti-0 катализаторов в реакции окисления fi-

пиколина в никотиновую кислоту 221

4.3. ВЛИЯНИЕ МЕТОДА ПРИГОТОВЛЕНИЯ V-Tl-0 КАТАЛИЗАТОРОВ, МОДИФИЦИРОВАНЫХ

МОЛИБДЕНОМ, НА СТРУКТУРНОЕ УСТРОЙСТВО И ЕГО ВЗАИМОСВЯЗЬ С КАТАЛИТИЧЕСКИМИ

СВОЙСТВАМИ В РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ ^ПИКОЛИНА В НИКОТИНОВУЮ КИСЛОТУ. 222

ГЛАВА 5. ОКСИДНЫЕ V-MO-W-0 КАТАЛИЗАТОРЫ. СИНТЕЗ, СТРУКТУРНОЕ

УСТРОЙСТВО И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА В

РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ АКРОЛЕИНА В АКРИЛОВУЮ КИСЛОТУ 225

5.1. МЕТОД ПРИГОТОВЛЕНИЯ Mo-V-W-0 КАТАЛИЗАТОРА СО СТРУКТУРОЙ ТИПА М05О14 и

МЕТОДЫ ЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ 230

5.2. ФОРМИРОВАНИЕ V-MO-W-O КАТАЛИЗАТОРА НА СТАДИИ СМЕШЕНИЯ РАСТВОРОВ

ИСХОДНЫХ КОМПОНЕНТОВ 233

5.3. ВЛИЯНИЕ УСЛОВИЙ ТЕРМООБРАБОТКИ НА ФОРМИРОВАНИЕ И СТРУКТУРНОЕ

УСТРОЙСТВО V-MO-W-0 КАТАЛИЗАТОРА 243

5.4. КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА V-MO-W-0 КАТАЛИЗАТОРОВ В РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ

АКРОЛЕИНА В АКРИЛОВУЮ КИСЛОТУ. 266

5.5. ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНОГО УСТРОЙСТВА V-MO-W-0 КАТАЛИЗАТОРА НА КАТАЛИТИЧЕСКИЕ

СВОЙСТВА в РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ АКРОЛЕИНА В АКРИЛОВУЮ КИСЛОТУ 269

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 272

ВЫВОДЫ 280

ЛИТЕРАТУРА 282

ПРИЛОЖЕНИЕ 327

ВВЕДЕНИЕ

Развитие научных основ приготовления катализаторов способствует созданию оригинальных

высокоэффективных катализаторов и методов их синтеза. Работа в этом направлении

приводит к углубленному пониманию влияния метода приготовления на реальную

структуру и поверхностные свойства катализатора, позволяет установить связь

между структурой и каталитическими свойствами [1-13]. В связи с этим уровень фундаментальных

исследований в области научных основ приготовления катализаторов во многом

определяет темпы технического прогресса в области создания новых каталитических

процессов.

Еще в конце 70-х годов прошлого века в работах С.З. Рогинского [14, 15 ] и Ю.Д.

Третьякова [16, 17], а позже М. Будара [18-20] и Г.А. Соморджаи [21, 22], были сделаны

первые предположения о связи структуры поверхности катализаторов с их каталитической

активностью. Утверждалось, что наибольшей активностью характеризуются участки

поверхности, имеющие различного рода нарушения, такие как дислокации, дефекты упаковки

и др. В дальнейшем связь структуры катализатора с его каталитическими свойствами

в различных реакциях была продемонстрирована в многочисленных работах, например,

[13, 23-25, 30-35].

В настоящее время большое внимание уделяется синтезу и изучению наноразмерных

и наноструктурированных оксидных материалов, имеющих различного рода структурные

особенности в строении объема и поверхности. Эти материалы имеют широкое практическое

применение. Они используются как катализаторы, сенсоры, магнитные носители, керамика.

Благодаря особенностям своего структурного устройства и более высокой дисперсности,

они, как правило, проявляют и более высокую каталитическую активность в

процессах гетерогенного каталитического превращения по сравнению с грубодисперсны-

ми равновесными фазами [23-25]. Наука о наноматериалах развивается стремительно, о

чем свидетельствует тот факт, что уже в течение многих лет по проблемам наноматериа-

лов регулярно проводятся представительные Всероссийские и международные конференции

и семинары, они активно обсуждаются на симпозиумах американского общества материаловедов

(MRS), опубликованы монографии, сборники, обзоры, издается специальный

международный журнал - "Nanostructured Materials" [15-17, 36-45]. Согласно терминологии,

принятой журналом "Nanostructured Materials", к наноматериалам относятся материалы

со средним размером зерен или других структурных единиц менее 100 нм. Существуют

различные виды таких материалов. По геометрическому признаку их разделяют на

следуюш;ие четыре типа: изолированные высокодисперсные частицы, мультислойные или

пластинчатые, ультрамелкозернистые покрытия, объемные нанокристаллические [44]. В

[42, 43] приведена близкая, но несколько более усложненная классификация наноматериа-

лов, отражаюпдая состав, распределение и форму структурных составляющих.

В качестве катализаторов наиболее распространены и наиболее изучены наномате-

риалы первого типа - высокодисперсные частицы на различных носителях [41]. Наряду с

этими катализаторами в последнее время большой интерес проявляется и к объемным на-

нокристаллическим (наноструктурированным) системам, которые определяют как макроскопические

ансамбли малых частиц с размерами до нескольких нанометров, определенным

образом состыкованных друг с другом. Свойства таких материалов обусловлены как

особенностями строения отдельных частиц, так и их коллективным поведением, зависящим

от характера взаимодействия между частицами. При этом кристаллическая решетка

отдельных частиц может быть регулярной, дефектной и/или упругонапряженной. Стыковка

отдельных элементов может реализовываться через межблочные границы, которые могут

иметь различное строение: квазиаморфное, сильно искаженное кристаллическое или с

дислокациями несоответствия, как переходный слой с иным химическим составом, межфазные

границы [36, 37, 39, 45]. Такие состояния в твердом теле часто являются весьма

устойчивыми и при повышенной температуре и в реальной реакционной среде.

Влияние реакционной среды на структуру катализатора было изучено в работах Г.К.

Борескова [3, 46-50]. Показано, что реальная структура катализатора может существенно

изменяется под воздействием реакционной среды. Стационарное состояние поверхности

катализаторов одинакового фазового состава во многих случаях не зависит от исходных

характеристик структуры, поскольку дислокации и другие нарушения, имеющиеся в

структуре, как высокоэнергетические состояния могут исчезать при контакте катализатора

с реакционной средой. В дальнейшем эти положения были развиты и уточнены в работах,

выполненных под руководством В.А. Садыкова [13]. Было показано, что в оксидных системах

с низкой прочностью связи металл-кислород (оксиды марганца, меди, кобальта, ко-

бальтиты и манганаты лантана) независимо от исходной структуры катализатора под воздействие

реакционной среды и повышенных температурах их структура перестраивается в

одну, соответствующую данному стационарному состоянию, определяемому составом реакционной

среды. Для оксидов с достаточно высокой прочностью связи решеточного кислорода

(оксиды титана, никеля, хрома) дефектная структура сохраняется при повышенной

температуре и длительном контакте с реакционной средой. Для таких систем характерны

лишь ограниченные изменения структуры под воздействием реакционной среды. В

этом случае активные центры локализуются на тех местах поверхности, где нарушения

координации атомов препятствуют образованию прочносвязанных форм кислорода.

В настоящее время в литературе большое внимание уделяется разработке новых методов

синтеза различных наноструктурированных материалов, в том числе и катализаторов.

Проводятся исследования строения нанофаз и их границ, электронной и атомной

структуры. В то же время физическая природа специфического поведения наноструктурированных

материалов в большинстве случаев часто остается не до конца выясненной.

Анализ литературных и собственных данных автора показывает, что исследование

реальной структуры оксидных катализаторов имеет большое значение не только для установления

природы активного компонента катализаторов и механизма протекания каталитической

реакции, но и для разработки оригинальных составов катализаторов и методов

их синтеза. Это позволяет создавать новые материалы, обладающие высокой активностью

и селективностью в каталитических процессах, поскольку однозначно можно обозначить

связь: синтез катализатора -^ структура -> каталитические свойства. В этой связи исследование

генезиса реальной структуры оксидных катализаторов, электронного состояния,

кислотно-основных и окислительных свойств в зависимости от метода их приготовления

является одной из важных задач.

Кроме того, в ряде работ, хорошо известных в области химии твердого тела, однозначно

установлена связь реакционной способности оксидов и других химических соединений

с их структурой [51-58]. Меняя степень совершенства кристаллической решетки

исходного вещества, можно менять и скорость его реагирования в твердофазных реакциях.

Характерной особенностью протекания твердофазных реакций является их локализация

в определенных местах реагирующего твердого вещества. Преобладание той или иной

формы локализации реакции и характер ее протекания в большинстве случаев связаны с

особенностями строения кристаллов исходных веществ и условиями проведения реакции.

Активные места обычно связаны с образованием структурных нарушений в кристаллах и

их концентрированием в определенных кристаллографических направлениях. Следовательно,

наличие различного рода нарушений структуры в твердом теле, как правило, обусловливает

его более высокую реакционную способность, что приводит к началу протекания

процессов твердофазного взаимодействия и спекания при более низких температурах.

Таким образом, использование нестехиометрических оксидов в качестве исходных веществ

открывает новые возможности для разработки нетрадиционных высокоэффективных

оксидных катализаторов и новых технологий их синтеза.

Известны различные способы воздействия на структуру вещества с целью изменения

его дисперсности и создания структурных нарушений или изменения их плотности: полу-

7

чение вещества в кристаллическом и (или) аморфном состоянии, а также в состоянии разной

степени окристаллизованности [58-60], модифи[щрование добавками катиониого или

анионного характера [12, 61-63], механохимическая активация [35, 37, 52, 53, 57], предварительная

обработка до состояния плазмы, обработка различного вида и мощности излучениями

[15, 36, 37], обработка различными химическими реагентами [44, 45].

Получение таких материалов нехимическими методами является весьма непростой

задачей, поскольку требует специального оборудования. Однако нестехиометрические оксидные

материалы могут быть получены традиционно используемыми в практике приготовления

катализаторов методами осаждения и термообработки при не очень высоких

температурах. При этом вариацией условий проведения процессов осаждения, гидролиза

и старения можно синтезировать однокомпонентные и многокомпонентные оксиды и гид-

роксиды различной дисперсности как аморфные, так и кристаллические с различного рода

нарушениями в их структуре, обусловленными содержанием примесей анионного или катиониого

характера. Эти состояния, с одной стороны, обладают физико-химическими

свойствами, отличными от свойств стабильных равновесных фаз, а с другой стороны, остаются

устойчивыми в достаточно широком интервале изменений термодинамических параметров.

Полученные таким образом метастабильные нестехиометрические гидроксиды

и оксиды являются перспективными для использования в качестве исходных материалов

для синтеза оксидных катализаторов. В связи с этим изучение реальной структуры исходных

веществ и полученных на их основе катализаторов является весьма актуальным.

Оксидные катализаторы на основе сурьмы, ванадия и титана применяются как в

процессах каталитической переработки углеводородов в ценные продукты и полупродукты

органического синтеза, так и в процессах глубокого окисления органических и неорганических

соединений в целях защиты окружающей среды от вредных газовых выбросов.

Например, бинарные и многокомпонентные оксидные катализаторы на основе сурьмы активны

и селективны в процессах парциального окисления олефинов: окислении и окислительном

аммонолизе пропилена [64-71], окислительном дегидрировании бутена [72-76],

окислительном аммонолизе пропана [77-86]. Следует отметить, что получение акрилонит-

рила окислительным аммонолизом пропана, а также различных промышленных пропан-

пропиленовых фракций, составляющих основную часть нефтяных и попутных газов, является

весьма перспективным, поскольку позволяет получать его из более дешевого и доступного

сырья, чем пропилен.

Кроме того, оксид сурьмы (V) и некоторые соединения на его основе, например,

фосфорсурьмяные и титансурьмяные известны как высокоэффективные кислотостойкие

ионообменники, что обусловливает их использование для извлечения ценных металлов из

кислых растворов и очистки сточных вод от примесей тяжелых металлов [87-93]. Наличие

ионообменных свойств и высокая дисперсность делает эти материалы весьма привлекательными

и для использования в синтезе катализаторов.

Диоксид титана используется как адсорбент, носитель для катализаторов [94] и собственно

как катализатор в процессах фотокаталитического окисления вредных органических

примесей [95-97], а также в процессах кислотно-основного катализа [98, 99]. Известно

использование диоксида титана для извлечения урана из морской воды [100] и радионуклидов

из растворов [101]. Диоксид титана в последнее время находит все большее

применение в различных областях техники, например, электронной [102], а также в процессах

преобразования солнечной энергии в электрическую [103].

Особо следует остановиться на использовании диоксида титана в качестве носителя

для катализаторов, например, меднотитановых и ванадийтитановых. Эти катализаторы

являются высокоэффективными в процессах защиты окружающей среды от оксидов азота,

входящих в круг наиболее массовых газообразных веществ, загрязняющих атмосферу.

Так, ванадийтитановые катализаторы, бинарные и модифицированные добавками молибдена

и вольфрама, с конца 60-х годов прошлого столетия и до настоящего времени, благодаря

высокой эффективности и низкой цене, широко используются в различных странах в

промышленных процессах селективного каталитического восстановления оксидов азота

аммиаком [104].

Бинарные и модифицированные ванадийтитановые катализаторы также обладают

высокой активностью и селективностью в ряде важных промышленных процессах селективного

окисления, таких как окисление о-ксилола во фталевый ангидрид, окисление толуола

в бензойную кислоту, окисление и окислительный аммонолиз гетероциклических

соединений [105,106].

Широкое разнообразие областей применения и практическая важность ванадийтитановых

катализаторов стимулирует постоянный интерес ведущих физико-химиков в разных

странах к проведению фундаментальных исследований этих катализаторов, включая

структурное устройство объема и поверхности, электронное состояние, кислотно-

основные, окислительные и текстурно-механические свойства, а также изучение их влияния

на каталитические свойства в различных реакциях. Об этом свидетельствует большое

число постоянно публикуемых статей оригинального и обзорного характера, посвященных

изучению индивидуального диоксида титана, а также бинарных и модифицированных

добавками переходных элементов ванадийтитановых катализаторов. Постоянно публикуются

материалы по исследованию этих катализаторов объединенной европейской группой

"Eurocat-oxide" [106, 107]. Однако несмотря на ингенсивное и непрекращающееся в течение

последних тридцати лет изучение ванадийтитаиовых катализаторов некоторые основные

вопросы остаются не вполне ясными. Среди них - природа активного состояния V-Ti-

О катализаторов, молекулярное строение и состояние ионов ванадия на поверхности диоксида

титана, а также влияние модифицирующих добавок на структуру активного компонента.

Таким образом, актуальность исследований оксидных систем на основе сурьмы, ванадия

и титана, определяется научным и практическим интересом к этим системам, в частности,

важностью работ по развитию научных основ для создания новых поколений катализаторов,

обладающих более высокой активностью и селективностью в процессах парциального

окисления. В последнее время существенный прогресс в этом направлении

обусловлен появлением прецизионных физико-химических методов, с помощью которых

стало возможным проводить более детальный анализ реальной структуры массивных и

нанесенных оксидных катализаторов. Оказалось, что очень часто как однокомпонентные,

так и многокомпонентные оксидные катализаторы являются наноструктурированными.

Их реальная структура далеко неидеальна, пространственное распределение компонентов

катализатора и различных структурных образований в объеме и по поверхности неоднородно.

В структуре и на поверхности регистрируются микронеоднородности: это могут

быть дислокации, дефекты упаковки, межблочные границы. Сюда следует отнести и кла-

стерирование примесных катионов, и образование межфазных границ, и образование новых

поверхностных микросоединений и их распределение по поверхности катализатора.

Наличие таких неоднородностей, по всей вероятности, может приводить к значительному

изменению кислотно-основных свойств катализатора, прочности связи и подвижности кислорода,

что существенным образом сказывается на каталитических свойствах. Следовательно,

изучение взаимосвязи структурного устройства оксидных катализаторов с их каталитическими

свойствами, позволяющее выявить природу активного состояния, способствует

созданию оригинальных высокоэффективных катализаторов и целенаправленному

регулированию их свойств. Исследования, выполненные в этом направлении, являются

весьма актуальными, поскольку позволяют осознанно разрабатывать принципы конструирования

новых высокоэффективных катализаторов.

Целью данного исследования является систематическое изучение влияния условий

синтеза оксидных катализаторов на основе сурьмы, ванадия и титана на структурное устройство

и его связь с каталитическими свойствами в ряде реакций парциального окисления.

10

в работе рассматриваются новые методы синтеза оксидных катализаторов на основе

сурьмы, ванадия и титана с использованием специально синтезированных метастабильных

соединений сурьмы и титана, формирование полученных катализаторов, их структурное

устройство и его влияние на каталитические свойства в ряде реакций парциального

окисления. В этом плане полученные в работе результаты имеют фундаментальный характер.

Они способствуют развитию научных основ приготовления гетерогенных катализаторов,

поскольку выявляют общие закономерности формирования оксидных катализаторов

на основе сурьмы, ванадия и титана на отдельных этапах их синтеза и устанавливают

активное состояние этих катализаторов.

Объекты исследования. В работе проведен синтез и изучены закономерности формирования

и структура бинарных Me-Sb-0 (где Me- Fe, Ga, Ti, Al) и многокомпонентных Ga-

Sb-Ni-P-W-0/Si02 (TiOa) сурьмусодержащих катализаторов, V-Ti-O, V-Mo-Ti-0, V-Mo-WO

катализаторов при различном соотношении компонентов и в широком интервале температур

прокаливания.

На защиту выносятся следующие основные положения:

• разработка новых бинарных и многокомпонентных оксидных катализаторов на основе

сурьмы, ванадия и титана для ряда процессов парциального окисления органических

соединений, разработка экологически безопасных методов их синтеза.

• результаты систематического изучения но влиянию структуры оксидных катализаторов,

в том числе Me-Sb-O (где Me- Fe, Ga, Ti, Al), Ga-Sb-Ni-P-W-O/SiOj, V-Ti-O, VMo-

Ti-0, V-Mo-W-O, на физико-химические и каталитические свойства в реакциях

окислительного аммонолиза пропилена и пропана, окисления р-пиколина в никотиновую

кислоту, формальдегида в муравьиную кислоту, акролеина в акриловую кислоту.

Выявление природы активного состояния изучаемых катализаторов.

Научная новизна. Проведенные исследования позволили установить общие закономерности

формирования фазового состава, структуры объема и поверхности ряда оксидных

катализаторов, полученных с использованием метастабильных оксидных соединений

сурьмы и титана.

Для Me-Sb-O (где Me- Fe, Ga, Ti, Al) катализаторов показана роль структурной составляющей

в формировании кислотно-основных свойств поверхности и прочности связи поверхностного

кислорода, и их влияние на каталитические свойства в реакции окислительного

аммонолиза пропилена. Выявлены факторы, позволяющие регулировать кислотно-

основные свойства поверхности.

11

Установлена природа активного состояния бинарных Me-Sb-0 (где Me- Fe, Ga, Ti, Al)

и многокомпонентного Ga-Sb-Ni-P-W-0/Si02 катализаторов, активных и селективных в

реакциях окислительного аммонолиза пропилена и пропана.

Изучено формирование фазового состава и текстуры V-Ti-0 и V-Mo-Ti-0 катализаторов,

характеризующихся высокой активностью и селективностью в ряде реакций парциального

окисления, в том числе и окислении Р-пиколина в никотиновую кислоту. Определена

структура катализаторов, состояние ионов ванадия, титана и молибдена. Изучено

влияние структуры катализаторов на их каталитические свойства.

Установлены закономерности формирования V-Mo-W-O оксидных катализаторов в

виде индивидуального соединения с регулярной и нанокристал;гической структурой типа

М05О14. Показано влияние структурного устройства катализаторов на каталитические

свойства в реакции окисления акролеина в акриловую кислоту.

Практическая значимость. Полученные результаты позволили создать новые катализаторы

и малоотходные технологии их синтеза, обеспечивая тем самым прогресс в направлении

создания новых каталитических процессов. Разработаны оригинальные ванадийти-

тановые катализаторы (ИК-57-1) и (ИК-63-1) и технологии их приготовления, на основе

которых созданы новые процессы одностадийного газофазного окисления Р-пиколина в

никотиновую кислоту и окисления формальдегида в муравьиную кислоту. Выпущена

промышленная партия катализатора ИК-57-1 в количестве 1 тонна, которая загружена в

промышленный реактор на АО "Химпласт" (г. Новосибирск) для получения никотиновой

кислоты в количестве 200 т/год. Подготовлена технологическая документация на

катализатор. На процесс получения никотиновой кислоты прямым окислением р-

пиколина продана лицензия фирме "Degussa" (ФРГ). Наработана опытная партия катализатора

(ИК-63-1), которая прошла опытно-промышленное испытание в технологическом

отделе ИК СО РАН в процессе окисления формальдегида в муравьиную кислоту.

Разработаны многокомпонентные Ga-Sb-Ni-P-W-0/Si02(Ti02) (ИК-25-4) катализаторы

для процесса окислительного аммонолиза пропана, а также малоотходная технология их

приготовления, обеспечивающая наряду с исключением вредных стоков тяжелых металлов,

высокую эффективность катализатора. Выпущена опытная партия катализатора в количестве

100 кг и вся необходимая технологическая документация.

Личный вклад автора. Автором работы определялось общее направление исследований,

ставились конкретные цели и указывались способы их достижения, обрабатывались и

обобщались полученные экспериментальные результаты. Диссертант непосредственно

участвовал в синтезе исследованных в работе оксидных катализаторов, в анализе и обсуждении

результатов, полученных в сотрудничестве с другими подразделениями Институ-

12

та катализа СО РАН. Под ее непосредственным руководством разработаны новые технологии

приготовления и выпущены промышленная партии катализатора ИК-57-1, опытные

партии катализаторов ИК-63-1, ИК-25-4. Подготовлена вся необходимая технологическия

документация на катализаторы.

Диссертация состоит из введения, пяти основных глав, заключения, выводов, списка

цитируемой литературы и приложения. По материалам диссертации опубликовано 52 работы,

в том числе 36 в рецензируемых журналах. Получено 17 Авторских свидетельств

СССР, патентов РФ и зарубежных стран.

Первая глава посвящена разработке малоотходных, экологически безопасных методов

синтеза бинарных и многокомпонентных сурьмусодержащих оксидных катализаторов,

характеризующихся высокой эффективностью в реакциях окислительного аммоноли-

за пропилена и пропана. Для этого изучены закономерности формирования бинарных (Fe-

Sb-0, Ga-Sb-0) и многокомпонентных Ga-Sb-Ni-P-W-O/SiOa (ТЮг) катализаторов, синтезированных

с использованием метастабильных оксидов сурьмы, которые специально получали

окислением ЗЬгОз (валентинит) перекисью водорода. Исследование влияния химической

природы, структуры и дисперсности полученных соединений сурьмы на характер

взаимодействия компонентов в бинарных и многокомпонентных катализаторах, на их

физико-химические и каталитические свойства позволило выявить закономерности, обусловливающие

получение катализаторов, характеризующихся высокой эффективностью в

процессах парциального окисления. Результаты, полученные в данной главе диссертации,

позволили разработать малоотходный метод приготовления бинарных и многокомпонентных

сурьмусодержащих катализаторов, обеспечивающий наряду с высокой эффективностью

катализаторов, исключение стоков сурьмы и примесей других тяжелых металлов,

содержащихся в катализаторе. Общие закономерности, выявленные при формировании

изученных катализаторов, могут быть использованы и при синтезе сурьмусодержащих катализаторов

другого химического состава. Установлена структура Ga-Sb-Ni-P-W-0/Si02

катализатора, обладающего высокой активностью и селективностью в реакции окислительного

аммонолиза пропана.

Во второй главе изучено структурное устройство оксидных Me-Sb-0 (где Me -Fe,

Ga, Al, Ti) катализаторов при различном соотношении компонентов. Рассмотрено влияние

структуры на формирование кислотно-основных свойств поверхности и прочность связи

поверхностного кислорода, а также их влияние на каталитические свойства в реакции

окислительного аммонолиза пропилена. Показано, что в Me-Sb-0 (где Me = Fe, Ga, Al) катализаторах

в области эквимолярного соотношения компонентов формируются антимона-

ты типа MeSb04 с регулярной кристаллической структурой. В области, содержащей избы-

13

ток оксида сурьмы, образуются антимонаты соответствующих металлов, в которых формируются

дефекты кристаллографического сдвига, аккумулирующие избыточную против

стехиометрии сурьму. Для оксидных титансурьмяных катализаторов установлено образование

твердого раствора сурьмы в диоксиде титана со структурой рутила и химического

соединения TiSb206. Кристаллическая решетка твердого раствора сурьмы в рутиле имеет

регулярное строение, в структуре химического соединении регистрируются дефекты кристаллографического

сдвига, содержащие избыточную сурьму. Изменение структурного

устройства антимонатов при изменении в них соотношения компонентов влечет за собой

и изменение таких важных для катализа характеристик, как кислотно-основные свойства

поверхности и прочность связи поверхностного кислорода. И это находит свое прямое

влияние на каталитические свойства изучаемых катализаторов по отношению к реакции

окислительного аммонолиза пропилена. Показано, что изменение соотношения сильнокислых

и слабокислых апротонных центров и сильноосновных и слабоосновных центров

на поверхности антимонатов регулируется изменением их структурного устройства и модифицированием

добавками кислотной природы. В ряду исследованных антимонатов металлов

их структурное устройство, с одной стороны, определяет общие тенденции в формировании

кислотно-основных свойств поверхности и прочность связи поверхностного

кислорода, с другой стороны, сила кислотных и основных центров, также как и величина

прочности связи поверхностного кислорода определяются химической природой катиона

Me = Fe, Ga, Al.

В третьей главе приведены результаты по синтезу и исследованию новых оксидных

ванадийтитановых катализаторов. Рассмотрено формирование катализаторов, синтезированных

с использованием в качестве исходного соединения титана высокодисперсного

TiOa (анатаза) с разупорядоченной кристаллической структурой. Это обусловливает

взаимодействие между компонентами катализатора в процессе термообработки уже при

сравнительно невысоких температурах.

Изучение реальной структуры полученных катализаторов в зависимости от соотношения

компонентов и условий термообработки показало, что в широком интервале изменения

содержания компонентов 5-50 вес. % V2O5 95-50 вес.% ТЮг между кристаллитами

анатаза и пентоксида ванадия происходит формирование межфазных границ. Установлено

структурное устройство межфазных границ и определено соотношение в них V:Ti. Определена

степень окисления ионов ванадия, стабилизированных в области межфазной границы.

Показано, что катализаторы, содержащие межфазные границы, достаточно устойчивы,

они не разрушаются при длительной работе в реакционной среде и при восстановлении

в достаточно жестких условиях. Исследовано формирование текстуры ванадийти-

14

тановых катализаторов в широком интервале изменения концентраций компонентов и

температуры термообработки.

Изучены каталитические свойства полученных катализаторов. Показано, что вана-

дийтитановые катализаторы, содержащие межфазные границы, характеризуются высокой

каталитической активностью и селективностью в ряде каталитических реакций, в том

числе в реакции окисления Р-пиколина в никотиновую кислоту, окисления формальдегида

в муравьиную кислоту и некоторых других.

В четвертой главе рассмотрено формирование и свойства ванадийтитановых катализаторов,

модифицированных добавками молибдена. Установлено влияние модифицирования

на структуру катализатора. Изучено формирование текстуры V-Mo-Ti-O катализаторов

при широкой вариации содержания молибдена в катализаторе. Показано, что введение

молибдена существенным образом меняет реальную структуру ванадийтитанового катализатора.

Модифицированные молибденом катализаторы являются наноструктурирован-

ными: высокодисперсные частицы анатаза, промотированные ванадием и молибденом

срастаются в крупные агрегаты. Одновременно с этим происходит образование поверхностного

ванадиймолибденового соединения слоистой структуры, прочно связанного с поверхностью

анатаза. При модифицировании катализатора молибденом резко изменяется

формирование его текстуры. Это обусловлено тем, что модифицирование анатаза молибденом

и ванадием, а также формирование поверхностного ванадиймолибденового соединения

в тройной системе исключает фактор стабилизации высокодисперсных частиц анатаза,

что приводит к быстрому их спеканию при достаточно низких температурах и влечет

за собой снижение величины удельной поверхности. Ванадийтитановые катализаторы,

содержащие оптимальное количество модифицирующей добавки (3-5 вес.% МоОз 20

вес.% V2O5 77-75 вес.% ТЮг), характеризуются более высокой активностью в реакции

окисления Р-пиколина в никотиновую кислоту по сравнению с бинарными катализаторами.

В пятой главе описан метод синтеза V-Mo-W-0 оксидного катализатора в виде индивидуального

соединения с регулярной и нанокристаллической структурой типа М05О14.

Установлено формирование структуры катализатора в интервале оптимальных температур

в различных газовых средах и in situ. Определена степень окисления ионов ванадия и молибдена.

Показано влияние структурного устройства V-Mo-W-0 катализатора на каталитические

свойства в реакции окисления акролеина в акриловую кислоту.

Хочу выразить искреннее уважение и признательность светлой памяти основоположников

научных основ приготовления катализаторов - академику Г. К. Борескову и

15

профессору В.А. Дзисько, с которыми мне посчастливилось работать на заре моей научной

деятельности, что в дальнейшем и определило круг моих научных интересов. Большой

вклад в становление меня как научного сотрудника внесла к.х.н. Д.В. Тарасова - мой

первый научный руководитель и наставник, благотворное влияние которой я чувствую до

сих пор.

Считаю своим приятным долгом выразить глубокую благодарность сотрудникам

Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН: к.х.н. Е.М. Алькаевой, д.х.н. Т.В. Анд-

рушкевич, к.х.н. Г.Я. Поповой, к.х.н. В.М. Бондаревой, к.х.н. З.Г. Осиповой за тесное и

плодотворное сотрудничество в исследовании каталитических свойств изучаемых в диссертации

катализаторов.

Большую, неоценимую помош,ь за долгие годы научной работы мне оказали к.х.н.

Г.Н. Крюкова, д.ф.-м.н. СВ. Цыбуля, д.х.н. О.Б. Лапина, д.х.н. В.Ю. Гаврилов, д.х.н. В.В.

Малахов, д.х.н. В.Ф. Ануфриенко, д.х.н. М.А. Федотов, к.х.н. Р.И. Максимовская, д.х.н.

Е.А. Паукштис, к.х.н. Е.Б. Бургина, к.х.н. И.П. Оленькова, м.н.с. Т.В. Ларина и многие

другие, за что выражаю им, моим коллегам и друзьям, искреннюю признательность. Кроме

того, хочу поблагодарить профессора R. Schlogl и доктора G.Mestl, сотрудников Института

им. Ф. Габера (г. Берлин), за плодотворное сотрудничество в последние годы.

Благодарю академика В.Н. Пармона за разностороннюю поддержку и интерес, проявленный

к моей работе.__

выводы

1. Установлено, что метастабильные оксидные соединения сурьмы и титана, характеризующиеся

дефектной структурой, являются перспективными исходными материалами

для синтеза бинарных и многокомпонентных оксидных катализаторов. Выявлены закономерности,

определяющие формирование фазового состава и текстуры Ga-Sb-Ni-PW-

0/Si02, V-Ti-0 и V-Mo-Ti-0 катализаторов высокоэффективных в процессах парциального

окисления.

2. Разработан многокомпонентный Ga-Sb-Ni-P-W-0/Si02 катализатор (ИК-25-4), для

процесса окислительного аммонолиза пропана, и новая малоотходная технология его

приготовления, позволяющая исключить стоки сурьмы и другие вредные примеси тяжелых

металлов, входящих в состав катализатора. Технология отработана на опытно-

промышленном оборудовании при наработке укрупненной партии катализатора в количестве

100 кг. Изучена природа активного состояния катализатора.

3. Изучены закономерности формирования структуры Me-Sb-0 (где Me-Fe, Ga, Al, Ti)

катализаторов в зависимости от соотношения компонентов. Установлено влияние

структурного устройства катализаторов на кислотно-основные свойства поверхности,

величину прочности связи поверхностного кислорода и каталитические свойства в реакции

окислительного аммонолиза пропилена.

4. Изучено модифицирование Fe-Sb-0 катализатора добавками кислотной природы. Установлено,

что модифицирование приводит к увеличению эффективности катализатора

в реакции окислительного аммонолиза пропилена. На примере Fe-Sb-0 катализатора,

модифицированного добавками фосфора, показано, что при сохранении структуры

катализатора, модифицирование приводит к увеличению на поверхности концентрации

слабокислых апротонных центров. Изменение кислотно-основных свойств поверхности

обусловливает более высокую эффективность модифицированного фосфором

катализатора.

5. Впервые синтезированы новые наноструктурированные V-Ti-O катализаторы, содержащие

межфазные границы, образованные кристаллитами V2O5 и ТЮг (анатаза). Установлено,

что в широкой области изменения концентрации ванадия в катализаторах

структурное устройство межфазных границ одинаково, но их концентрация возрастает

с ростом содержания ванадия. Показано, что стабилизация ионов ванадия в области

межфазной границы приводит к значительному уменьшению длины терминальной

V=0 и увеличению длины мостиковой V-O-Ti- связей. Изучена устойчивость межфазных

границ при термообработке в окислительной и восстановительной среде.

280

6. Показано, что V-Ti-0 катализаторы, содержащие межфазные границы, проявляют высокую

активность и селективность в ряде процессов парциального окисления, в том

числе, окислении р-пиколина в никотиновую кислоту и окислении формальдегида в

муравьиную кислоту.

7. Изучено модифицирование ванадийтитанового катализатора добавками молибдена.

Показано, что модифицирование приводит к формированию наноструктурированных

V-Mo-Ti-0 катализаторов, характеризующихся более высокой активностью в реакции

окисления (З-пиколина в никотиновую кислоту по сравнению с бинарными V-Ti-0 катализаторами.

Выявлены химические составы катализаторов, обладающих наибольшей

активностью и селективностью по никотиновой кислоте. Определено активное состояние

катализатора.

8. Исследовано формирование текстуры V-Ti-0, Mo-Ti-0 и V-Mo-Ti-0 катализаторов в

широкой области изменения соотношения компонентов и условий термообработки.

Установлено, что стабильность текстурных параметров определяется природой модифицирующих

добавок: введение ванадия или молибдена приводит к стабилизации

удельной поверхности и тонкопористой структуры, одновременное введение ванадия и

молибдена приводит к снижению термостойкости системы и резкой трансформации

текстуры уже при низких температурах.

9. Впервые осуществлен синтез и изучено формирование, в том числе и in situ, V-Mo-W-

О катализатора в виде индивидуального соединения с регулярной и нанокристалличе-

ской структурой типа М05О14. Показано влияние структуры катализатора на каталитические

свойства в реакции окисления акролеина в акриловую кислоту. Установлено,

что реализация наноструктурированного состояния катализатора обеспечивает наиболее

высокую активность и селективность по акриловой кислоте. Сделаны предположения

о природе активного состояния катализатора.

10. Разработан высокоэффективный оксидный ванадийтитановый катализатор (ИК-57-1),

обеспечивающий выход никотиновой кислоты в процессе окисления Р-пиколина 84%.

Разработана малоотходная экологически безопасная технология приготовления катализатора,

позволяющая получать его в виде гранул различной формы и размера. Наработана

промышленная партия катализатора в количестве 1 тонны, которая загружена в

промышленный реактор на АО "Химпласт" г. Новосибирск. Подготовлена вся необходимая

технологическая документация на производство катализатора.

13