Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Державний вищий навчальний заклад

Національний лісотехнічний університет України

На правах рукопису

СТОРОЖУК ОЛЕКСАНДР ЛЕОНІДОВИЧ

УДК 674.038:534.6.08

ВИЗНАЧЕННЯ АНІЗОТРОПНИХ ПРУЖНИХ 
ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВИНИ АКУСТИЧНИМ МЕТОДОМ

05.23.06  технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з деревини

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:	Соколовський Ярослав Іванович

доктор технічних наук, професор

Львів - 2012

ЗМІСТ

СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ	4

ВСТУП	6

РОЗДІЛ 1	АНАЛІЗ  СУЧАСНОГО СТАНУ ЗАСТОСУВАННЯ АКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК КАПІЛЯРНО–ПОРИСТИХ МАТЕРІАЛІВ	12

1.1.	Аналіз теоретичних досліджень поширення акустичних хвиль у твердих тілах, зокрема в деревині.	12

1.2.	Аналіз акустичних методів визначення механічних характеристик матеріалів	16

1.3.	Аналіз експериментальних досліджень визначення механічних характеристик деревини за допомогою акустичних методів	23

1.4.	Висновки	34

РОЗДІЛ 2	МАТЕМАТИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ З МЕХАНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ДЕРЕВИНИ	36

2.1. Теоретичні основи деформативності деревини	36

2.2. Теоретичні дослідження поширення акустичної об'ємної хвилі в анізотропному пружному матеріалі	43

2.3. Математична модель поширення акустичної об'ємної хвилі у деревині, як ортотропному пружному матеріалі	47

2.4. Розроблення математичної моделі поширення акустичної хвилі у деревині з врахуванням в'язкопружних характеристик	51

2.5.	Висновки	56

РОЗДІЛ 3	МЕТОДИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ	57

3.1.	Методика проведення акустичних досліджень у деревині	57

3.2.	Вибір взірців і матеріалів для проведення досліджень	61

3.3.	Опис експериментальної установки акустичних досліджень і кліматичної камери та метрологічне забезпечення	63

3.4.	Висновки	88

РОЗДІЛ 4	РЕЗУЛЬТАТИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗВ'ЯЗКУ ШВИДКОСТІ ПОШИРЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ У ДЕРЕВИНІ З ЇЇ МЕХАНІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ	89

4.1.	Закономірності впливу температури й вологи на  швидкість поширення акустичних хвиль у деревині імпульсним методом	89

4.2.	Закономірності впливу температури і вологи деревини на швидкість поширення акустичних хвиль методом вільних коливань	101

4.3.	Висновки	113

РОЗДІЛ 5	СПОСОБИ КОНТРОЛЮ МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ДЕРЕВИНИ ЗА ШВИДКІСТЮ ПОШИРЕННЯ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЬ	115

5.1.	Контроль механічних характеристик коротких зразків деревини акустичним методом	115

5.2.	Контроль механічних характеристик довгих зразків деревини  акустичним методом	118

5.2.1. Двочастотний спосіб вимірювання швидкості звуку в деревині	118

5.2.2 Модуляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в деревині	121

5.2.3. Кореляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в деревині	124

5.3.	Акустичний спосіб визначення навантаження, що відповідає умовній границі міцності деревини.	129

5.4.	Акустичний спосіб сортування за міцністю хвойних і листяних порід деревини конструкційного призначення прямокутного перерізу та  рекомендації щодо його застосування.	132

ВИСНОВКИ	138

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	141

ДОДАТОК А АКТИ ВПРОВАДЖЕННЯ	159

ДОДАТОК Б ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ	161

ДОДАТОК В ЗАСОБИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ	167

ДОДАТОК Г ПАТЕНТИ	175

- СПИСОК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ ТА СКОРОЧЕНЬ

Латинські літери

|  | компоненти тензора модуля пружності [МПа] ; |
| --- | --- |
|  | модуль пружності (Юнга) [МПа]; |
|  | модуль зсуву [МПа] ; |
|  | час [c] ; |
|  | лінійна частота [c–1]; |
|  | переміщення [м]; |
|  | вміст вологи [кг/кг]; |
|  | температура [°С]; |
|  | Декартові координати [і]; |
|  | амплітуда коливань хвилі [м]; |
|  | хвильовий вектор [м–1]; |
|  | маса [кг]; |
|  | довжина [м]; |
|  | об'єм [м3]; |
|  | абсолютна вологість деревини [долі од.]; |

Грецькі літери

|  | густина деревини [кг/м3]; |
| --- | --- |
|  | швидкість поширення акустичної хвилі [м/с]; |
|  | напрямки ортотропної анізотропії деревини; [вздовд волокон, радіальний, тангентальний ]; |
|  | кутова частота [рад/с]; |
|  | момент часу [с]; |
|  | компоненти тензора деформацій [м/м]; |
|  | компоненти тензора напружень [МПа]; |
|  | коефіцієнти Пуассона; |
|  | довжина хвилі [м]; |

Скорочення

| ШПАХ | швидкість поширення акустичної хвилі; |
| --- | --- |
| УІМ | ультразвуковий імпульсний метод; |
| ПК | персональний комп'ютер. |

- ВСТУП

Актуальність теми. Інтенсивне використання деревини як конструкційного матеріалу призводить до дефіциту деревинних ресурсів. У таких умовах постає питання раціонального використання деревини та виробів з неї. Одним із напрямків у вирішенні цієї проблеми є вдосконалення, розроблення та впровадження енергоощадних технологій на підприємствах деревообробної галузі. Впровадження таких технологій нерозривно пов'язано із оперативним визначенням та контролем фізико-механічних характеристик деревини у різних технологічних процесах та операціях деревообробного виробництва.

У теоретичних та експериментальних дослідженнях, проведених за останні десятиліття, доведено можливість за параметрами акустичних хвиль характеризувати фізико-механічні характеристики твердих тіл. Акустичні методи неруйнівного контролю характеризуються надійністю, швидкістю отримання інформації, ефективністю контролю, можливістю повторного вимірювання. Цей вид контролю застосовують до матеріалів, які добре проводять акустичні хвилі, зокрема для деревини. Тому виявлення і встановлення залежностей між фізико-механічними характеристиками деревини та швидкістю поширення акустичних коливань у змінних температурно-вологісних умовах створює умови активного технологічного регулювання різних процесів оброблення деревини і контролю її якості та визначає актуальність дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано в межах науково-дослідної роботи згідно з основними напрямами наукової діяльності кафедри "Обчислювальної техніки та моделювання технологічних процесів" Національного лісотехнічного університету 
України, зокрема:

- "Розвиток інформаційних технологій проектування енергозберігаючих тепломасообмінних процесів оброблення деревини", номер державної реєстрації 0106U012595, 2007-2009 pр.

- "Підвищення ефективності технологічних процесів тепломасоперенесення на основі розроблення автоматизованої системи досліджень і проектування", номер державної реєстрації 0107U012817, 2008-2010 pр.

- "Математичне і програмне забезпечення автоматизації розрахунку багатофазних термодинамічних систем", номер державної реєстрації 0110U000657, 2010-2012 pр.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є теоретичне та експериментальне визначення анізотропних пружних характеристик деревини акустичним методом та вдосконалення способів їх контролю за швидкістю поширення акустичних хвиль.

Досягнення поставленої мети вимагає вирішення таких основних завдань:

- проаналізувати літературні джерела щодо визначення механічних характеристик деревини за допомогою акустичних методів;

- синтезувати для деревини, як анізотропного пружного матеріалу, математичну модель зв'язку поширення акустичних хвиль з механічними характеристиками;

- розробити математичну модель поширення акустичної хвилі у деревині як в'язкопружному матеріалі;

- розробити та вдосконалити способи визначення швидкості поширення акустичних хвиль (ШПАХ) у деревині з метою підвищення точності вимірювань;

- розробити експериментальну установку для акустичних досліджень;

- спроектувати та розробити лабораторну кліматичну камеру для проведення експериментальних досліджень у змінних кліматичних умовах;

- розробити методику експериментальних досліджень знаходження швидкості поширення акустичних хвиль у деревині;

- провести експериментальні дослідження та встановити закономірності зв'язку швидкості поширення акустичної хвилі із механічними характеристиками деревини;

Об'єкт дослідження – деформативність деревини у технологічних процесах.

Предмет дослідження – закономірності зв'язку механічних характеристик деревини зі швидкістю поширення акустичних хвиль.

Методи дослідження. У дисертаційній роботі використано:

- методи механіки суцільного середовища для розроблення математичних моделей швидкості поширення акустичних хвиль у деревині;

- акустичні методи неруйнівного контролю для дослідження механічних характеристик деревини;

- методи теорії планування експериментів та методи математичної статистики для опрацювання експериментальних даних з використанням програмно-алгоритмічних засобів.

Наукова новизна одержаних результатів:

- вдосконалено математичну модель поширення акустичних хвиль в анізотропному пружному матеріалі стосовно деревини та встановлено зв'язок між механічними характеристиками деревини і швидкістю поширення акустичної хвилі з урахуванням зміни температури і вологості матеріалу;

- запропоновано нову математичну модель поширення акустичної хвилі в деревині, яка враховує експонентний вид функції реологічної поведінки деревини та дає змогу визначати її в'язкопружні характеристики;

- встановлено нові закономірності між швидкістю поширення акустичної хвилі та анізотропними пружними характеристиками деревини, які враховують зміну температури та вологості матеріалу та на їх основі розроблено новий спосіб кваліметрії;

- розроблено нові способи визначення швидкості поширення акустичних хвиль у деревині, які позбавлені методичних похибок, пов'язаних з нерівномірністю амплітудно-частотних та нелінійністю фазо-частотних акустичних характеристик деревини та на порядок зменшують похибки вимірювань, спрощують і прискорюють проведення випробувань;

- вперше розроблено акустичний спосіб визначення часу досягнення усталених значень вологості та температури в об'ємі досліджуваного зразка матеріалу деревини, в основу якого покладено періодичні вимірювання швидкості поширення акустичної хвилі та визначення її зміни за одиницю часу.

Практичне значення результатів дисертаційної роботи:

- розроблено пристрій для безконтактного визначення швидкості поширення акустичної хвилі в деревині. Він відрізняється від відомих тим, що сенсор та ударний механізм, який збуджує акустичні коливання, під час проведення вимірювань механічно не зв'язані зі зразком. Завдяки цьому точність вимірювань збільшена на порядок. Інформаційним параметром у цих вимірюваннях є частота, яка не змінюється під час зміни середовищ і не зумовлює додаткової похибки;

- розроблені алгоритми для опрацювання акустичних сигналів у деревині як пружному матеріалі дозволяють за допомогою вимірювання фазової швидкості акустичних коливань визначати компоненти тензора пружності деревини, як ортотропного тіла;

- розроблено методику та виготовлено експериментальне обладнання проведення досліджень швидкості поширення акустичних хвиль у деревині за умов регулювання температури та вологості середовища;

- встановлені закономірності між швидкістю поширення акустичної хвилі та механічними характеристиками деревини використано для вдосконалення технологічних процесів та операцій деревообробного виробництва;

- розроблено новий спосіб кваліметрії, зокрема акустичний спосіб сортування за міцністю хвойних і листяних порід деревини конструкційного призначення прямокутного перерізу (акт впровадження на ТзОВ "Компанія "Грифон", м. Львів);

- результати дисертаційної роботи використано у навчальному процесі та відображено у програмах навчальних дисциплін "Проектування CAE/CAD/CAM систем", "Моделювання та оптимізація технологічних процесів", "Комп'ютерні інформаційні системи в технологічних процесах" (акт № 1 від 21 листопада 2012 р.), а також для дипломного та курсового проектування.

Технологічний пріоритет отриманих результатів підтверджено вісьмома патентами на винахід (корисну модель) України.

Особистий внесок здобувача. Усі наукові результати дисертаційної роботи належать особисто здобувачу. У працях, опублікованих у співавторстві, здобувачу належить: [158] – виготовлення пристрою ударного збудження; розробка способу та виготовлення пристрою вимірювання фазової швидкості звуку; результати експериментальних досліджень; [126] – програма статистичного моделювання та обробки результатів; [159] – розробка методики, яка дозволяє адекватно описати поверхню відклику ШПАХ з урахуванням її значної кривизни; [122] – розробка методики та алгоритмів обробки акустичних сигналів, статистична обробка результатів експерименту; [133] – статистичне моделювання залежності ШПАХ від температури та вологості деревини; [124] – закономірності впливу вологості деревини на ШПАХ; [132] – розроблення методики виявлення дефектів у деревині акустичним методом; результати експериментальних досліджень; [125] – дослідження впливу температури і вологості деревини на ШПАХ.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної роботи доповідались та обговорювались на:

- VI Міжнародній науково-технічній конференції асоціації спеціалістів промислової гідравліки і пневматики (АС ПГП) "Промислова гідравліка і пневматика", (НУ "Львівська політехніка", м. Львів, 2005 р.);

- Міжнародній науковій конференції студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих науковців "Стан та перспективи розвитку деревообробки" (НЛТУ України, м. Львів, 2011 р.);

- VII Міжнародній науковій конференції ISDMCI'2011 "Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту (ISDMCI)", (м. Євпаторія, АР Крим, 2011 р.);

- XI Міжнародній науково-технічній конференції "Лесной комплекс: состояние и перспективы развития", (м. Брянск, РФ, 2011 р.);

- наук. - практ. конф. професорсько-викладацького складу НЛТУ України в період з 2006 – 2012 рр.

Публікації. Основні результати роботи опубліковано у 10 працях: 8 статей у наукових фахових виданнях і 2 – у матеріалах наукових конференцій. Отримано вісім патентів України на корисну модель.

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота загальним обсягом 207 сторінок складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел (165 найменувань) і 4 додатків. Основний текст, викладений на 140 сторінках, містить 47 рисунків та 10 таблиць.

- ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі розв'язано важливу та актуальну наукову задачу, яка полягає у встановленні закономірностей між механічними характеристиками деревини як анізотропного пружного матеріалу та швидкістю поширення акустичних хвиль з урахуванням змінних температурно-вологісних умов і має важливе значення для технологічних процесів оброблення деревини.

- За результатами аналізу сучасного стану і проведених теоретичних та експериментальних досліджень встановлено, що на сьогодні в більшості робіт аналізуються закономірності зв'язків між ШПАХ і фізико-механічними характеристиками деревини, як для ізотропного пружного тіла. Значно менший обсяг таких наукових досліджень виконано з урахуванням структурної анізотропії матеріалу.

- Синтезовано математичну модель поширення акустичної хвилі в деревині, як ортотропному пружному матеріалі, що дозволяє за допомогою вимірювання швидкості акустичних коливань визначати компоненти тензора модуля пружності деревини з урахуванням зміни температури та вологості.

- Для оцінювання впливу в'язкопружних характеристик деревини на хвильовий процес побудовано нову математичну модель поширення акустичної хвилі в деревині. Функцію реологічної поведінки деревини (ядро релаксації) в цій моделі описано в експонентному виді.

- Розроблено нові способи визначення ШПАХ у деревині, які позбавлені методичних похибок, пов'язаних з нерівномірністю амплітудно-частотних та нелінійністю фазо-частотних акустичних характеристик деревини. Це дає змогу на порядок зменшувати похибки вимірювань, спрощувати і прискорювати проведення випробувань. Зокрема в кореляційному способі забезпечена можливість коректного вимірювання ШПАХ за відношенням .

- Розроблено пристрій акустичних досліджень, який забезпечує безконтактне визначення ШПАХ у деревині. Він позбавлений відомих недоліків, зокрема, у ньому не відбувається безпосереднього механічного контакту приладів збудження та приймання коливань зі зразком. У пристрої використовується як інформаційний параметр частота, яка не змінюється від зміни середовищ і, забезпечує похибку вимірювання ШПАХ у короткому зразку довжиною 10 см не більшу за .

- Розроблено методику для проведення акустичних експериментальних досліджень у деревині та алгоритми опрацювання акустичних сигналів, які дають змогу за допомогою вимірювання фазової швидкості акустичних коливань в діапазоні від 100 Гц до 3 МГц визначати компоненти тензора пружності деревини, як ортотропного тіла. Встановлені закономірності можна використати для вдосконалення технологічних процесів і операцій деревообробного виробництва та розроблення нових методів кваліметрії.

- Розроблено кліматичну камеру, яка забезпечила регулювання умов в межах: діапазону температур  і діапазону вологості . Конструкція камери та розроблені спеціалізовані модулі дозволяють проводити акустичні дослідження деревини та деревинних матеріалів у широкому діапазоні змін температури та вологості безпосередньо в робочій зоні камери не виймаючи зразки.

- Досліджено вплив температурно-вологісного поля деревини на пружні характеристики, визначені акустичним методом, зокрема:

- зміна вологості в діапазоні від  до  має домінуючий вплив, виражений нелінійною залежністю, внаслідок дії як на твердий скелет деревини, так і на зміну масового навантаження твердого скелета. Суттєвий вплив вологості спостерігається від абсолютно-сухого стану до точки насичення, і проявляється у зменшенні пружних характеристик деревини, а вище зміна заповільнюється;

- вплив температури в діапазоні від  до  є також нелінійним та обумовлений зниженням механічних характеристик деревини. В діапазоні від  до  він є незначним, подальше підвищення температури призводить до інтенсивнішого зменшення пружних характеристик.

- На основі встановлених закономірностей між ШПАХ та механічними характеристиками деревини, розроблено практичні рекомендації для організації операції сортування за міцністю хвойних та листяних порід деревини конструкційного призначення прямокутного перерізу згідно зі стандартом EN 14081-1:2005 на етапі виробництва пилопродукції ТзОВ "Компанія "Грифон", м. Львів, а також результати наукових досліджень впроваджено у навчальний процес Національного лісотехнічного університету України.

- СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Акимушкин Н. Н. Первопоселенцы суши / Н. Н. Акимушкин. – М. : Мысль. – 1972. – 220 с.

Акустическая эмиссия. Термины, определения и обозначения [Текст] : ГОСТ 27655-88. – Взамен ГОСТ 25.002-80 ; введ. 01.01.89.

Александров К. С. Измерение упругих постоянных древесины импульсным ультразвуковым методом / К. С. Александров // Труды института леса и древесины. Сиб.отд. АНСССР, 1962.– №51. – С. 81-85.

Алешин Н. П. Методы акустического контроля металлов / Н. П. Алешин, В. Е. Белый, А. Х. Вопилкин и др. ; под ред. Н. П. Алешина. – М. : Машиностроение, 1989. – 456 с.

Алешин Н. П. Ультразвуковая дефектоскопия / Н. П. Алешин, В. Г. Лупачев ; справ. пособие. – Мн. : Выш. шк., 1987. – 271 с.

Андрашек Й. В. Стандартизація та якість сушіння деревини / Й. В. Андрашек, Ж. Я. Гуменюк // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.2.  С. 122 - 124.

Ашкенази Е. К. Анизотропия древесины и древесных материалов / Е. К. Ашкенази – М. : “Лесная промышленость”, 1978. – 224 с.

Ашкенази Е. К. Неразрушающий контроль качества древесины и фанеры в составе строительных конструкций. / Е. К. Ашкенази, М. Г. Капустин. – Л. : ЛДНТП, 1977. – 48 с.

Бакалець А. В. Математичне моделювання неізотермічного вологоперенесення і вязкопружного стану у деревині в процесі сушіння : дис…. канд. тех. наук: 01.05.02 / А. В. Бакалець ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2010. – 240 с.

Баранов В. М. Акустическая эмиссия при трении / В. М. Баранов, Е. М. Кудрявцев, Г. А. Сарычев, В. М. Щавелин. – М. : Энергоатомиздат, 1998 – 256 с.

Берзиньш Г. В. Определение динамических модулей сдвига пластифицированной древесины березы ультразвуковым методом / Г. В. Берзиньш, И. А. Зудов, И. Я. Эглайс – М. : Труды института леса и древесины, 1962. – С. 36-39.

Берзон А. В. Акустические поверхносные волны в древесине / А. В. Берзон // Неразрушающие методы испытаний строительных материалов и конструкций. – Рига : Институт химии и древесины АН Латвии, 1980. – С.145-152.

Берзон А. В. Исследование деформативности древесины акустическими методами в некоторых процессах модификации : автореферат дис. ... канд. техн. наук : 05.21.03 / А. В. Берзон ; АН Латвийской ССР. Ин-т химии древесины. – Рига, 1975. – 23 с.

Берзон А. В. О механизме распространения продольных ультразвуковых волн во влажной древесине / А. В. Берзон // Неразрушающие методы испытаний строительных материалов и конструкций. – Рига : РПИ, Вып.1. – 1974. – С. 85-99.

Бехта П. А. Розповсюдження ультразвуку в деревинних композицій-них матеріалах / П. А. Бехта, П. Німц // Наукові праці Лісівничої академії наук України. – Львів : НУ "Львівська політехніка", 2004. – Вип.3. – C. 102 -109.

Билей П. В. Сушка древесины твердых лиственных пород: [изд. 2-е.] / П. В. Билей. – М. : Экология, 2002. – 224 с.

Білей П. В. Аналіз основних способів сушіння капілярно-пористих колоїдних матеріалів / П. В. Білей  // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 12.5.  С. 102-109.

Білей П. В. Закономірності впливу режиму сушіння на кінетику процесу / П. В. Білей, І. А. Соколовський, Ю.Л. Безноско // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць.  Львів : НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.5.  С. 69-74.

Бобренко В. М. Акустический контроль механических напряжений / В. М. Бобренко, А. Н. Куценко, В. П. Малахов. – Одесса : Astroprint, 1997. – 272 с.

Бондарь А. Г. Планирование эксперимента в химической технологи. / А. Г. Бондарь, Г. А. Статюха. – К. : Вища школа, 1976. – 184 с.

Борисов В. М. Вплив топографії струму кондукторного давача на чутливість вологоміра деревини / В. М. Борисов, О. Л. Сторожук, І. Р. Кенс // Міжнародна наукова конференція студентів, магістрантів, аспірантів, докторантів та молодих науковців "Стан та перспективи розвитку деревообробки" – Львів : НЛТУ України. – 2011. – С. 5-6.

Боровиков В. STATISTICA. Искусство анализа данных на компьютере: Для профессионалов. / В. Боровиков. – СПб. : “Питер”, 2003. – 688 с.

Боровиков А. Н. Справочник по древесине / А. Н. Боровиков , Б. Н. Уголев. – М. : Лесн. пром-сть, 1989. – 296 с.

Бреховских Л. М. Акустика слоистых сред / Л. М. Бреховских, О. А. Годин. – М. : Наука, 1989. – 416 с.

Витоки та особливості виготовлення дерев'яних музичних інструментів [Електронний ресурс]. – Доступний з http://www.derevo.info/ content/detail/98 (станом на 15.12.2012).

Вінтонів І. С. Деревинознавство / І. С. Вінтонів, І. М. Сопушинський, А. Тайшінґер ; вид. 2-ге, [перероб. та доп.]. – Львів : Апріорі, 2007. – 312 с.

Гершберг М. В. Вибрационный метод испытания древесины. / М. В. Гершберг, Е. К. Ашкенази // Заводская лаборатория, 1971. – №11. – С. 1380-1383.

Гершберг М. В. Импульсный метод определения модулей упругости и модулей сдвига древесины. / М. В. Гершберг, Е. К. Ашкенази, М. Г. Капустин // Заводская лаборатория, 1976. – №8. – С. 982-986.

Гершберг М. В. Исследование физико-механических свойств древесины вибрационным методом / М. В. Гершберг // Труды ЦНИИ технологии судостроения, 1962. – №36. – С. 41-64.

Глаговский Б. А. Низкочастотные акустические методы контроля в машиностроении / Б. А. Глаговский, И. Б. Московенко. – Л. : Машиностроение, 1977. – 208 с.

Гладилин А. В. Контроль акустического контакта пьезоэлектрических излучателей ультразвука с объектом воздействия / А. В. Гладилин // Электронный журнал "Исследовано в России", 2000. – №1-4. – С. 943-947.

Голямина И. П. Ультразвук: маленькая энциклопедия./ И. П. Голямина. – М. : Сов. энциклопедия, 1979. – 400 с.

Горшков А. Г. Волны в сплошных середах / А. Г. Горшков, А. Л Медведский, Л. Н. Рабинский, Д. В. Тарлаковский; учеб. пособие. для вузов. – М. : ФИЗМАЛИТ, 2004. – 472 с.

Григорьян А. Т. История механики твердого тела. / А. Т. Григорьян, Б.Н. Фрадлин. – М. : Наука, 1982. – 302 с.

Гришин А. М. Общая физико-математическая модель зажигания и горения древесины / А.М. Гришин // Вестник Томского государственного университета. Математика и механика. – Томск : ТГУ, 2010. – №2. – С. 60-70.

Гузь А. Н. Упругие волны в телах с начальными напряженими / А. Н. Гузь ; том.1,2. – К. : Наукова думка, 1986. – 916 с.

Дендюк М. В. Програмний комплекс для моделювання напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння / М. В.Дендюк // Науковий вісник НЛТУУкраїни : зб. наук.-техн. праць.– Львів : НЛТУУкраїни, 2007. – Вип.17.8. – С. 282-290.

Дендюк М. В. Математична модель двовимірного вязкопружного стану деревини у процесі сушіння : дис…. канд. тех. наук: 01.05.02 / М.В. Дендюк ; Нац. лісотехн. ун-т України. – Львів, 2008. – 239 с.

Джонс Р. Неразрушающие методы испытания бетонов / Р. Джонс, И. Фэкэоару ; пер. с румынск. – М. : Стройиздат, 1974. – 292 с.

Древесина. Метод определения модуля упругости при сжатии поперек волокон [Текст] : ГОСТ 16483.25-73. – Взамен ГОСТ 11499-65 в части разд. В ; введ. 01.01.75.

Древесина. Метод определения условного предела прочности при местном смятии поперек волокон [Текст] : ГОСТ 16483.2-70. – Взамен ГОСТ 11492-65 в части разд. Г ; введ. 01.01.71.

Древесина. Метод определения условного предела прочности при сжатии поперек волокон [Текст] : ГОСТ 16483.11-72. – Взамен ГОСТ 11492-65 в части разд. В ; введ. 01.01.73.

Древесина. Методы определения влажности [Текст] : ГОСТ 16483.7-71. – Взамен ГОСТ 11486-65 ; введ. 01.01.73.

Дудюк Д. Л. Аналіз ефективності систем оброблення деревини методами інтелектних технологій / Д. Л. Дудюк, Л. Д. Загвойська // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ, 2005. – Вип. 15.2.  С. 71-77.

Дьелесан Э. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов / Э. Дьелесан, Д. Руайе ; пер. с франц. под. ред. В. В. Леманова. – М. : Наука. Главная редакция физико-математической литературы, 1982, – 424 с.

Ермолов И. Н. Неразрушающий контроль / И. Н. Ермолов, Н. П. Алешин, А. И. Потапов ; в 5 кн. кн. 2. Акустические методы контроля: практ. Пособие под ред. В. В. Сухорукова. – М. : Высш. шк., 1991. – 283 с.

Ермолов И. Н. Теория и практика ультразвукового контроля / И. Н. Ермолов. – М. : Машиностроение, 1981. – 240 с.

Ефимов А. А. Измерение скорости ультразвука по радиусу ствола / А. А. Ефимов // Современные наукоемкие технологии. – М : Российская Академия Естествознания, 2009. – №8. – С. 23-27.

Жмыхов И. Н. История развития химических волокон: прошлое настоящее, будущее / И. Н. Жмыхов, Е. А. Рогова ; к 80-летию химических волокон Беларуси. – Могилев : МГУП, 2010. – 157 с.

Иоффе В. К. Сергей Яковлевич Соколов / В. К. Иоффе, E. H. Мясникова, Е. С. Соколова. – Л. : Наука. Ленинградское отделение, 1976. – 151 с.

Каталог приборов неразрушающего контроля качества бетона. – К. : НИИСК Госстроя СССР, 1986. – 24 с.

Кенс І. Р. Експериментальне визначення фізико-акустичних параметрів деревини / І. Р. Кенс, С. С. Мергель, О. Г. Алещенко // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб.наук.-техн.праць. – Львів : УкрДЛТУ, 2001. – Вип.11.1. – С. 129 – 133.

Клюев В.В. Неразрушающий контроль / И. Н.Ермолов, Ю. В. Ланге ; справочник: В 7 т. под общ. ред. В. В.Клюева. Т.3: Ультразвуковой контроль. –М. :Машиностроение, 2004. – 864 с.

Кольский Г. Волны напряжения в твердых телах / Г. Кольский ; пер. с англ. В. С. Ленского. – М. : Изд. Иностранной литературы, 1955. – 194 с.

Контроль неразрушающий акустический. Термины и определения [Текст] : ГОСТ 23829-85. – Взамен ГОСТ 23829-79 ; введ. 01.01.87.

Контроль неразрушающий. Классификация видов и методов [Текст] : ГОСТ 18353-79. – Взамен ГОСТ 18353-73 ; введ. 01.07.80.

Контроль неразрушающий. Методы акустические. Общие положення [Текст] : ГОСТ 20415-82. – Взамен ГОСТ 20415-75 ; введ. 01.07.83.

Красухина Л. П. О рациональных режимах сушки березовых пиломатериалов в камерах периодического действия / Л. П. Красухина // Деревообрабат. пром-сть. – 1998. – № 6. – С. 17-20.

Крауткремер Й. Ультразвуковой контроль материалов / Й. Крауткремер, Г. Крауткремер ; справ. изд. пер. с нем. – М. : Металлургия, 1991. – 752 с.

Кречетов В. И. Сушка древесины: [3-е изд. перераб.] / В. И. Кречетов – М. : Лесн. пром-сть, 1980. – 432 с.

Крылов H. A. Радиотехнические методы контроля качества железобетона / H. A. Крылов, В. А. Калашников, A. M. Полищук. – М. : Изд. литературы по строительству, 1966. – 379 с.

Кулешник Я. Ф. Закономірності розвитку внутрішніх напружень при сушінні деревини як анізотропного тіла : дис. ... канд. техн. наук: 05.05.07 / Я. Ф. Кулешник ; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів, 2002. – 184 с.

Купчик Р. М. Використання звукоізоляційних властивостей деревно-стружкових плит у проектуванні інтер'єру / Р. М. Купчик // Науковий вісник НЛТУ України: зб. наук.-техн. праць. – Львів: НЛТУ України, 2012. – Вип. 22.7. – С. 91-96.

Купчик Р. М. Формування виробів з деревинно-клейової композиції із заданими акустичними характеристиками [Текст] : дис.… канд.техн. наук: 05.05.07 / Р. М. Купчик. – Львів, 1996. – 144 с.

Лiсоматерiали конструкцiйнi. Класи мiцностi (EN 338:2003, IDT) [Текст] : ДСТУ EN 338:2004. – введ. 01.04.2006.

Лiсоматерiали конструкцiйнi. Сортування. Вимоги до стандартiв на вiзуальне сортування за мiцнiстю (EN 518:1995, IDT) [Текст] : ДСТУ EN 518:2003. – введ. 01.07.2004.

Ланге Ю. В. Акустические низкочастотные методы и средства неразрушающего контроля многослойных конструкцій / Ю. В. Ланге. – М. : Машиностроение, 1991. – 272 с.

Ланге Ю. В. Контроль неразрушающий акустический / Ю. В. Ланге, В. А. Воронков ; термины и определения ; спр. изд. второе, испр. – М. : Авторское издание, 2003. – 120 с.

Леонтьев Н. Л. Влияние влажности на физико-механические свойства древесины / Н. Л. Леонтьев. – М. : Гослесбумиздат, 1962. –117 с.

Леонтьев Н. Л. Упругие деформации древесины / Н. Л. Леонтьев. –М. : Гослесбумиздат, 1952. – 120 с.

Лісоматеріали конструкційні. Визначення характеристичних значень механічних властивостей (prEN 384:2000, IDT) [Текст] : ДСТУ prEN 384-2001. – введ. 01.07.2003.

Лісоматеріали конструкційні. Основні принципи візуального сортування за міцністю (ISO 9709:2005, IDT) [Текст] : ДСТУ ISO 9709:2009. – введ. 01.01.2012.

Лыков А. В. Теория сушки / А. В Лыков. – М. : Энергия, 1968. – 472 с.

Лыков А. В. Тепломассообмен / А. В. Лыков ; (справочник) изд. 2-е. – М. : Энергия, 1978. – 463 с.

Лэмб Г. Динамическая теория звука / Г. Лэмб ; пер. с. англ. Н. С. Агеевой. – М. : Гос. издат. физ.-мат. лит., 1960. – 372 с.

Максимів В. М. Основні напрямки покращення виробництва пило продукції / В. М. Максимів , Р. І. Мацюк , В. В. Маслій // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ.  2002, Вип. 12.5.  С. 46-48.

Математичне моделювання процесів конвективного сушіння / Л. М. Гірник, В. М. Гербей, З. Ю. Мазяк [та ін.]. – К. : Будівельник, 1993. – 248 с.

Мейзда Ф. Электронные измерительные приборы и методы измерений / Ф. Мейзда. – М. : Мир. – 1990. – 535 с.

Методы неразрушающего контроля. Неразрушающие методы контроля материалов и изделий [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Н. В. Кашубский, А. А. Сельский, А. Ю. Смолин и др. – Электрон. дан.(3 Мб). – Красноярск : ИПК СФУ, 2009. – Доступний з http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/1588/u_manual.pdf (станом на 15.12.2012).

Неруйнівний контроль. Термінологія. Частина 4. Терміни стосовно ультразвукового контролю (EN 1330-4:2000, ІDT) [Текст] : ДСТУ EN 1330-4:2008. – введ. 01.01.2010.

Никишов В. Д. Исследование механических свойств древесины неразрушающими методами : дисс… на соиск. ученой степени канд.техн.наук / В. Д. Никишов – М. : 1966. – 192 с.

Новиков А. К. Статистические измерения в судовой акустике / А. К. Новиков. – Л. : Судостроение, 1985. – 272 с.

Озарків І. М. Дослідження середнього коефіцієнта вологообміну у процесі сушіння деревини / І. М. Озарків  // Наук. вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.2.  С. 110 - 114.

Озарків І. М. Методика дослідження критерію Кірпічова як основного критерію тріщиноутворення у процесі конвективного сушіння деревини / І. М. Озарків, З. П Копинець, Й. Л. Ацбергер // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.2.  С. 81-86.

Озарків І. М. Термодинамічні характеристики деревини у процесі сушіння / І.М. Озарків, М.С. Кобринович // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ, 2003. – Вип. 13.1.  С. 106-112.

Основы ультразвукового неразрушающего метода определения напряжений в твёрдых телах / А. Н. Гузь, Ф. Г. Махорт, О. И. Гуща, В. К. Лебедев. – К. : Наукова думка, 1974. – 106 с.

Паврос С. К. Сергей Яковлевич Соколов – основоположник ультразвуковой дефектоскопии и звуковидения / С. К Паврос // В мире НК. 2002. – № 4 (12). Вкладка.

Патент СССР № 11371 класс 42к 29. Способ и устройство для испытания металлов / С. Я. Соколов ; опубл. 30.09.29, вестник комитета по делам изобретений. № 6.

Патент України №24346А. Спосіб неруйнівного контролю вологості деревини у процесі сушіння / Я.І. Соколовський, В.О. Сафаров, Я.М. Гнатишин ; заявл 21.03.97 ; опубл. 17.07.98, бюл. № 10.

Патент України на корисну модель №31823. Фазовий спосіб вимірювання швидкості звуку / Я. І. Соколовський, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов ; заявл. 03.12.2007 ; опубл. 25.04.2008, Бюл. № 8.

Патент України на корисну модель №35456. Ультразвуковий спосіб визначення навантаження відповідного умовній границі міцності деревини / Я. І. Соколовський, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов ; заявл. 25.02.2008 ; опубл. 25.09.2008, Бюл. № 18.

Патент України на корисну модель №37774. Кореляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах / Я. І. Соколовський, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов ; заявл. 17.06.2008 ; опубл. 10.12.2008, Бюл. № 23.

Патент України на корисну модель №37894. Масляний затвор для зважування взірця в кліматичній камері / В. М. Борисов ; заявл 22.07.08 ; опубл. 10.12.08, Бюл. №23.

Патент України на корисну модель №40118. Двохчастотний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах / Я. І. Соколовський, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов ; заявл. 27.10.2008 ; опубл. 25.03.2009, Бюл. № 6.

Патент України на корисну модель №45913. Частотно-фазовий спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах / В. М Борисов ; заявл. 27.07.09 ; опубл. 25.11.09, Бюл. №22.

Патент України на корисну модель №46295. Двохчастотний широко-смуговий спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах / В. М. Борисов; заявл. 27.07.09 ; опубл. 10.12.09, Бюл. №23.

Патент України на корисну модель №46890. Спосіб кріплення зразка для проведення резонансних випробувань деревини / В. М. Борисов ; заявл. 10.07.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

Патент України на корисну модель №46971. Обертальний спосіб збудження коливань для резонансних випробувань деревини / В. М. Борисов ; заявл. 27.07.2009 ; опубл. 11.01.2010, Бюл. № 1.

Патент України на корисну модель №53506. Модуляційний спосіб вимірювання швидкості звуку в матеріалах / Я. І. Соколовський, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов ; заявл. 06.04.2010; опубл. 11.10.2010, Бюл. № 19.

Патент України на корисну модель №76853. Кріплення зразка для проведення резонансних випробувань деревини / Я. І. Соколовський, І. Р. Кенс, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.

Патент України на корисну модель №76854. Пристрій для безконтактного вимірювання швидкості звуку в зразку матеріалу / Я. І. Соколовський, І. Р. Кенс, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов ; заявл. 19.03.2012 ; опубл. 25.01.2013, Бюл. № 2.

Патент України на корисну модель, №74543. Безконтактний спосіб визначення часу досягнення стаціонарного розподілу вологості та температури в об'ємі зразка матеріалу / В.М. Борисов ; заявл. 6.03.2012 ; опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.

Патент України на корисну модель, №78426. Акустичний спосіб визначення часу досягнення стаціонарного розподілу вологості та температури в об'ємі зразка матеріалу / О. Л. Сторожук ; заявл. 19.03.2012; опубл. 25.03.2013, Бюл. № 6.

Перелыгин Л. М. Древесиноведение / Л. М. Перелыгин, Б. Н. Уголев. – М. : Лесная промышленость, 1971. – 288 c.

Пінчевська О. О. Деформування деревини під дією повторних статичних навантажень / О. О. Пінчевська, Н. В. Буйських // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка ; системотехніка і технології лісового комплексу. – Харків : ХНТУСГ, 2012. – Вип.123.– С. 34 – 39.

Пінчевська О. О. Прогнозування якості сушіння пиломатеріалів / О. О. Пінчевська ; монографія. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 228 с.

Поберейко Б. П. Дослідження процесів вологоперенесення всередині та на межі неруйнівної області деформування деревини // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць.  Львів : НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.6.  С. 82-90.

Поберейко Б. П. Дослідження процесів вологоперенесення всередині та на межі неруйнівної області деформування деревини // Наук. вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць.  Львів : НЛТУ України, 2006. – Вип. 16.6.  С. 82-90.

Погребенник В. Д. Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів / В. Д. Погребенник. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 280 с.

Погребенник В. Д. Оперативне вимірювання інтегральних параметрів водного середовища та донних відкладів / В. Д. Погребенник. – Львів : СПОЛОМ, 2011. – 280 с.

Просторова анізотропія електро-, п'єзо- та акусто-оптичного ефектів у кристалічних матеріалів твердотільної електроніки. Апробація на прикладі кристалів LiNbО3 та LiNbО3:MgO. Частина II: Заповнення матриць пружних та п'єзоелектричних коефіцієнтів кристалів LiNbО3 та LiNbО3:MgO / Г. П. Лаба, О. В. Юркевич, І. Д. Карбовник та ін. // Електроніка. – Львів : НУ "Львівська політехніка", 2008. – №619. – С. 172-180.

Резонансный метод определения модулей упругости и сдвига и декремента колебаний [Текст] : ГОСТ 16483.31-74. – Взамен ГОСТ 15890-70 ; введ. 01.07.75.

Российское Общество по Неразрушающему Контролю и Технической Диагностике. Библиография литературы, изданной в России по технической диагностике и неразрушающему контролю. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://ronktd.ru/text/publications/biblio.html (станом на 15.12.2012).

Российское Общество по Неразрушающему Контролю и Технической Диагностике. Библиография зарубежной литературы по технической диагностике и неразрушающему контролю. [Електронний ресурс]. – Доступний з http://ronktd.ru/text/publications/biblio.html (станом на 15.12.2012).

Сафаров В. А. Современный контроль прочности бетона в процесе тепловлажностной обработки / В. А. Сафаров, В. Г. Воронов, В. И. Нестеренко, М. А. Митин. – Львов : ДНТО, 1979. – 22 с.

Сафаров В. О. Дослідження вологості деревини ультразвуковим методом / В. О. Сафаров, Я. І. Соколовський // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб.наук.-техн. праць. – Львів : УкрДЛТУ, 1997. – №6. – С. 210-215.

Сафаров В. О. Дослідження фізико-механічних властивостей деревини імпульсним ультразвуковим методом / В. О. Сафаров, Я. І. Соколовський // Науковий вісник УкрДЛТУ : зб.наук.-техн.праць. – Львів : УкрДЛТУ, 1997. – №6. – С. 227-231.

Сергиенко Ю. К. Исследование ультразвукового метода обнаружения гнили в круглых лесоматериалах : дисс…. на соиск. ученой степени канд. техн. наук / Ю. К. Сергиенко. – М. : 1968. – 179 с.

Серговский П. С. Гидротермическая обработка древесины / П. С. Серговский. – М. : Гослесбумиздат, 1975. – 400 с.

Сиберт У. М. Цепи, сигналы, системы: в 2-х частях / У. М. Сиберт; пер. с английского. – М. : Мир, 1988. – том 1. – 336с., том 2. – 360 с.

Соколовский Я. И Расчет нестационарных напряжений в древесине при воздействии влаги / Я. И Соколовский, Б. П. Поберейко // Лесной журнал: изв. ВУЗов России. – Архангельск : 2000, № 1. – С. 99 - 105.

Соколовський Я. И. Экспериментальное исследование влияния температуры и влажности на распространение акустических волн в древесине / Я. И. Соколовський, И. Р. Кенс, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов // Актуальные проблемы лесного комплекса: сб. науч. тр. под. общей редакцией Е. А. Памфилова – Брянск : БГИТА, 2011. – Вып.30. – С. 228-235.

Соколовський Я. І. Деформативність деревини й деревиностружкових плит зі змінними потенціалами тепломасоперенесення: дис. … доктора техн. Наук: 05.05.07 / Я. І. Соколовський ; Український держ. лісотехнічний ун-т. – Львів, 2001. – 381 с.

Соколовський Я. І. Дослідження теплофізичних і пружних властивостей деревини ультразвуковим методом / Я. І. Соколовський, В. О. Сафаров, О. Л. Сторожук // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук. - техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2005. – Вип.15.4. – С. 124-133.

Соколовський Я. І. Закономірності зв'язку теплофізичних і механічних властивостей деревини від швидкості поширення ультразвукових хвиль / Я. І. Соколовський, В. О. Сафаров, О. Л. Сторожук  // Промислова гідравліка і пневматика: всеукр. наук.-техн. журнал. – Вінниця : 2006. – №2(12). – С. 25-30.

Соколовський Я. І. Комп'ютерна вимірювальна система для визначення швидкості звуку в матеріалах / Я. І. Соколовський, І. Р. Кенс, О. Л. Сторожук, В. М. Борисов // Комп'ютерні науки та інформаційні технології. – Львів : Вид-во НУ "Львівська політехніка". – 2012. – №732. – С. 23-30.

Соколовський Я. І. Моделювання напружено-деформівного стану висушуваної деревини з косинусоїдальним розподілом вологовмісту / Я. І. Соколовський, Б. П. Поберейко, І. Т. Сеньків // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук. – техн. зб. – Львів : УкрДЛТУ, 2003, Вип. 28. – С. 94 – 97.

Соколовський І. А. Ідентифікація закономірностей технологічних операцій процесу сушіння букових пиломатеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. Наук: 05.05.07 / І.А. Соколовський ; Нац. лісотехн. ун-т України – Львів, 2007. – 19 с.

Соколовський Я. І. Розрахунок анізотропних нестаціонарних температурно-вологісних полів у висушуваній деревині методом скінчених елементів / Я. І. Соколовський, А. В. Бакалець // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук. – техн. зб. – Львів : УкрДЛТУ, 2004. – Вип. 29. – С. 109 - 117.

Соколовський Я. І. Дослідження плоского напружено-деформівного стану деревини у процесі сушіння / Я. І. Соколовський  // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ, 1998. – Вип. 8.  С. 161-168.

Соколовський Я. І. Напруження і деформації у деревині в процесі сушіння / Я. І. Соколовський // Наук. вісник УкрДЛТУ: зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ, 2002. – Вип. 12.5.  С. 92 - 102.

Сторожук О. Л. Використання інформаційних технологій для виявлення дефектів деревини акустичним методом / О. Л. Сторожук, Р. І. Тураш, І. Р. Кенс, Я. І. Соколовський // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : НЛТУ України, 2010.– Вип. 20.2. – С. 271-277.

Сторожук О. Л. Дослідження впливу фізичних характеристик деревини на швидкість поширення ультразвукових хвиль / О. Л. Сторожук, Я. І. Соколовський // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : НЛТУ України, 2011. – Вип. 37.1. – С. 26-29.

Сторожук О. Л. Математичне моделювання та експериментальне визначення закономірностей поширення акустичних хвиль в деревині / О. Л. Сторожук, Я. І. Соколовський // Інтелектуальні системи прийняття рішень і проблеми обчислювального інтелекту : матеріали міжнародної наукової конференції. – Том 1. – Херсон : ХНТУ– 2011. – С. 472.

Темнова Е. Б. Применение ультразвука в определении резонансных свойств древесины поленьев / Е. Б. Темнова // Успехи современного естествознания. – М : Российская Академия Естествознания, 2009. – №8.– С. 8-15.

Уголев Б. Н. Деформативность древесины и напряжения при сушке / Б. Н. Уголев. – М. : Лесн. пром-сть, 1971. – 172 с.

Уголев Б. Н. Моделирование процесса сушки древесины / Б. Н. Уголев , Н. В. Скуратов // Сб. научн. тр. МЛТИ. – М. : МЛТИ, 1992. – Вып. 247. – С. 133-141.

Уголев Б. Н. Общие закономерности развития напряжений в древесине в процессах тепломассопереноса / Б. Н. Уголев // Актуальные направления развития сушки древесины. – Архангельск : ЦНИИМОД, 1980. – С. 63-72.

Филиппов И. Г. Волны в упругих однородных и неоднородных середах / И. Г. Филиппов, Б. М. Бахрамов. – Ташкент : Изд-во “Фан”, 1978. – 152 с.

Филиппов И. Г. Нестационарные колебания линейных упругих и вязкоупругих сред. / И. Г. Филиппов, Т. Ш. Ширинкулов, С. Мирзакабилов. – Ташкент : Изд-во “Фан”, 1979. – 236 с.

Черных К. Ф. Введение в анизотропную упругость / К. Ф. Черных. –.М. : Наука, 1988. – 192 с.

Шарпа Р. Методы неразрушающих испытаний / Р. Шарпа ; пер. с английского. – М. : Мир, 1972. – 494 с.

Шостак В. В., Ацбергер Й. Л., Копинець З. П. Вплив режиму сушіння на тріщиноутворення деревини / В. В. Шостак, Й. Л. Ацбергер, З. П. Копинець // Наук. вісник УкрДЛТУ : зб. наук.-техн. праць.  Львів : УкрДЛТУ, 2005. – Вип. 15.4.  С. 109-114.

Шрайбер Д. С. Ультразвуковая дефектоскопия. / Д. С. Шрайбер. – М. : Металлургия, 1965. – 391 с.

Шубин Г. С. Новые данные о влиянии испарения на теплообмен при конвективной сушке (на примере древесины) / Г. С. Шубин, А. В. Чемоданов // Лесной журнал: изв. ВУЗов России. – Архангельск : 1990, № 3. – С. 58 - 62.

Шубин Г. С. Некоторые результаты экспериментального исследования теплообмена при сушке / Г. С. Шубин // В сб. научн. тр. МЛТИ. – М. : МЛТИ, 1986. – Вып. 178. – С. 47-48.

Шубин Г. С. Сушка и тепловая обработка древесины / Г. С. Шубин. – М. : Лесн. пром-сть, 1990. – 336 с.

Щербинский В. Г. Технология ультразвукового контроля сварных соединений / В. Г. Щербинский. – М. : Тиссо, 2005. – 326 с.

Auld В. А. Acoustic fields and waves in solid / В. А. Auld. – N.Y. : J. Weley, 1973. – 431 s.

Birks A. S. Testing Handbook. Second Edition. V.7: Ultrasonic Testing / Birks A. S., Green R. E., Jr., Mclntire P. – Columbus, Ohio, 1991. – 893 c.

Dikrallah A. Experimental analysis of acoustic anisotropy of green wood by using guided waves / A. Dikrallah, A. Hakam // Proceedings of the ESWM-COST Action E35, 2006. – pp. 149-154.

GoldWave [Електронний ресурс]. – Доступний з www.goldwave.com (станом на 15.12.2012).

Halabe U. B. Nondestructive evaluation of green wood using stress wave and transverse vibration techniques / U. B. Halabe, G. M. Bidigalu, H. V. S. GangaRao, R. J. Ross // Materials еvaluation, 1997. – Volume 55, Issue 9. – pp. 1013-1018.

Istvan A. Non-destructive testing of wood by wave propagation / Istvan A. Veres, Mahir B. Sayir. // Center of Mechanics, ETH Zentrum, CH-8092 Zurich, Switzerland  XXI International Congress of Theoretical and Applied Mechanics Warsaw, Poland, August 15-21, 2004.

Moreno Chan J. Effects of moisture content and temperature on acoustic velocity and dynamic MOE of radiata pine sapwood boards / J. Chan Moreno, J. C. Walker, C. A. Raymond. Wood Science and Technology, 2011, vol. 45, no. 4, pp. 609-626.

Non-destructive testing – Terminology. Part 4: Terms used in ultrasonic testing [Текст] : BS EN 1330-4:2010. – Заміняє BS EN 1330-4:2000 ; введ. 02.28.2010.

Reinprecht L. Detection of rot in wood beams by ultrasound method – model and practical studies / L. Reinprecht, M. Panek // Technical Uneversity of Zvolen, Slovakia International Conference on Wooden Cultural Heritage: Evaluation of Deterioration and Management of Change, (Hamburg,Germany; October 7-10, 2009).

Storozhyk O. L. Investigation of sound velocity in wood by non-contact method / O. L. Storozhyk; V. M. Borysov; Ya. I. Sokolovskyy; I. R. Kens // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : НЛТУ України. – 2011. – Вип. 37.2. – С. 84-91.

Storozhyk O. L. Statistical simulation for influence of wood characteristies on propagation speed of ultrasonic waves / O. L. Storozhyk, Ya. I. Sokolovskyy // Лісове господарство, лісова, паперова і деревообробна промисловість : міжвідомч. наук.-техн. зб. – Львів : НЛТУУкраїни, 2009. – Вип.35. – С. 108-114.

Structural timber. Determination of characteristic values of mechanical properties and density [Текст] : BS EN 384:2010. – Заміняє BS EN 384:2004 ; введ. 07.31.2010.

Structural timber. Strength classes [Текст] : BS EN 338:2009. – Заміняє BS EN 338:2003; введ. 03.31.2010.

Structural Timber. Strength classes. Assignment of visual grades and species [Текст] : BS EN 1912:2012. – Заміняє BS EN 1912:2004+A4:2010 ; введ. 08.31.2012.

Timber structures. Strength graded structural timber with rectangular cross section. General requirements [Текст] : BS EN 14081-1:2005. – Заміняє BS EN 518:1995 ; введ. 03.31.2006.

Visual grading of hardwood. Specification [Текст] : BS 5756:2007+A1:2011. – Заміняє BS 5756:1997 ; введ. 05.31.2007.

Visual strength grading of softwood. Specification [Текст] : BS 4978:2007+A1:2011. – Заміняє BS 4978:1996 ; введ. 05.31.2007.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html