Грешта Віктор Леонідович. Структурна природа схильності до формозмінювання листових феритних корозійностійких сталей: дис... канд. техн. наук: 05.16.01 / Запорізький національний технічний ун-т. - Запоріжжя, 2004. , табл.

Грешта В.Л. “Структурна природа схильності до формозмінювання листових феритних корозійностійких сталей”. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.16.01 – “Металознавство та термічна обробка металів”. – Запорізький національний технічний університет, Запоріжжя, 2004.

Дисертацію присвячено вивченню питань структуроутворення в стабілізованих титаном феритних корозійностійких сталях під час металургійної переробки на холоднокатаний лист з метою покращення їх технологічності при виготовленні виробів штампуванням. В даній роботі вперше показано, що порушення термічної стійкості первинних титанових включень і пересичення твердого розчину елементами впровадження під час високотемпературного нагрівання заготовок під прокатку, супроводжується в подальшому інтенсивною гетерогенізацією структури з утворенням вторинних карбідів хрому і титану.

В процесі подальшої гарячої деформації відбувається повторне розчинення вторинних фаз. Підвищення кількості розчинених в сталі домішок негативно позначається на властивостях кінцевого металопродукту. З метою усунення цього ефекту в роботі розроблено практичні рекомендації по оптимізації технологічних режимів виготовлення х/к листа.