Олійник Сергій Володимирович. Модифікація електрофізичних і фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe і Cd1-хZnхTe для електронної техніки : Дис... канд. наук: 05.27.06 - 2008.

Олійник С.В. Модифікація електрофізичних і фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe і Cd1-хZnхTe для електронної техніки. – Рукопис. Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.27.06 – технологія, обладнання та виробництво електронної техніки. – Харківський національний університет радіоелектроніки, Харків, 2008. Робота присвячена розробці наукових основ технології післяростової модифікації електрофізичних і фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe і Cd1-хZnхTe для електронної техніки. Дослідження частотних і температурних залежностей діелектричних сталих кристалів дозволило встановити, що одним з основних чинників модифікації їх властивостей є еволюція внутрішніх полів, яка залежить від орієнтації дії зовнішніх чинників відносно системи двовимірних дефектів структури. Це підтверджено дослідженням полікристалів ZnSe. Встановлено, що в основу вищезазначеної технології можуть бути покладені циклічний нагрів і дія малих доз іонізуючого випромінювання, а також розроблені методи вимірювання електрофізичних параметрів кристалів. Можливості технології розширює легування кристалів ZnSe домішкою Cr за умови формування в них системи двовимірних дефектів структури..

В результаті виконаних в роботі комплексних досліджень досягнуто поставленої мети – розроблено наукові основи технології післяростової модифікації електрофізичних та фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe і Cd1-xZnxTe для електронної техніки. Найбільш важливі наукові та практичні результати досліджень можна сформулювати у вигляді наступних узагальнених висновків: - На підставі аналізу технологічних чинників та умов росту, які визначають структурну досконалість, електрофізичні і фотоелектричні властивості вирощуваних з розплаву кристалів AIIBVI, показана актуальність розробки технології післяростової модифікації цих властивостей кристалів як складової виробництва електронних приладів. - З використанням розроблених методів вимірювання електрофізичних параметрів кристалів показано, що визначальна роль в післяростовій модифікації електрофізичних і фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe належить системі двовимірних дефектів структури і пов'язаним з ними пружним та електричним полям. - Встановлено, що анізотропія електрофізичних властивостей кристалів ZnSe, які містять систему двовимірних дефектів структури, забезпечує використання їх в якості сенсорів фізичних величин, що характеризуються сильною залежністю діелектричних сталих від частоти електричного поля, температури і кристалографічного напряму. - Показано, що легування Cr зразків ZnSe з системою двовимірних дефектів структури розширює можливості технології післяростової модифікації їх електрофізичних властивостей для потреб електронної техніки. Вплив домішок Cr на електрофізичні властивості кристалів пояснено взаємодією домішкових атомів з власними і двовимірними дефектами структури, яка, у свою чергу, пов'язана з технологічними умовами росту кристалів. - Встановлено, що в основу технології післяростової модифікації електрофізичних та фотоелектричних властивостей кристалів ZnSe і Cd1-xZnxTe для електронної техніки можуть бути покладені циклічний нагрів і дія малих доз іонізуючого випромінювання, які зумовлюють зміни дефектної структури, внутрішніх пружного і електричних полів без деградації властивостей кристалів. - Запропоновано методику контролю придатності кристалів Cd1-xZnxTe для дозиметрії іонізуючих випромінювань, яка базується на вимірюванні розподілу фотопровідності за довжиною хвилі світла..