## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины

Национальный аэрокосмический университет

им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт»

На правах рукописи

КАРПИКОВА Оксана Александровна

УДК 629.7.023

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ

СОТОВЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ И КОНСТРУКЦИЙ ИЗ

ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

05.07.02 – проектирование, производство

и испытания летательных аппаратов

Диссертация

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Гайдачук Виталий Евгеньевич,

доктор технических наук, профессор

Харьков – 2012

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ ……….. 5

РАЗДЕЛ 1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

СОТОВЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ, КОМПОЗИТНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ИХ

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ …….…. 10

1.1. Анализ состояния применения сотовых конструкций

в изделиях авиакосмической техники ……….. 10

1.2. Сотовые заполнители из различных материалов

отечественного производства ………... 16

1.3. Технологические отклонения и дефекты, связанные

с полями рассеяния характеристик сотовых заполнителей

и конструкций ………... 23

1.4. Цель и задачи исследования ….…….. 26

РАЗДЕЛ 2. МЕТОД ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЙ

КОРРЕКТИРОВКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ

ХАРАКТЕРИСТИК СОТОВОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ

ПРИ ОГРАНИЧЕНИЯХ НА ВХОДЯЩИЕ

ПАРАМЕТРЫ ……….. 30

2.1. Теоретические предпосылки метода корректирования

аналитических моделей физических процессов, явлений

или свойств объектов с использованием

экспериментальных данных ……...… 30

2.2. Реализация общего метода корректирования аналитических

моделей и свойств объекта для целенаправленной коррекции

физико-механических характеристик и прочности

сотовых заполнителей ………… 35

2.3. Технологические способы коррекции физико-механических

и прочностных характеристик сотовых заполнителей

по результатам реализации метода наложения матриц ………… 46

2.3.1. Коррекция физико-механических характеристик

сотовых заполнителей путем обеспечения

регламентированного диапазона угла раскрытия

ячейки сотов β в пределах заданной области коэффициента

изменения формы ………… 46

2.3.2. Коррекция физико-механических характеристик

сотовых заполнителей путем реализации связи угла

раскрытия ячейки β с шагом нанесения клеевых полос ………… 53

3

2.3.3. Коррекция физико-механических характеристик

сотовых заполнителей с помощью минимизации отклонения

шага нанесения клеевых полос при различных

технологических способах нанесения клея на фольгу ……....... 54

2.3.4. Использование селективного отбора толщин фольги для

коррекции физико-механических характеристик

сотовых заполнителей ………... 59

Выводы по разделу 2 ……...... 63

РАЗДЕЛ 3. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ

КЛЕЕВОГО СОЕДИНЕНИЯ ОБШИВОК СОТОВЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ТРАНСВЕНРСАЛЬНОМ

ОТРЫВЕ ДЛЯ ОСНОВНЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

СПОСОБОВ НАНЕСЕНИЯ КЛЕЯ ……….. 66

3.1. Несущая способность соединения сотовых заполнителей

трехслойных конструкций при сплошном клеевом слое ……...... 66

3.1.1. Соединение обшивки с сотовым заполнителем на основе

алюминиевой фольги ………. 69

3.1.2. Несущая способность трехслойных конструкций

с сотовым заполнителем на основе полимерной бумаги ………. 74

3.2. Анализ альтернативных методов определения несущей

способности сотовых конструкций при нанесении клея на

торцы граней сотового заполнителя ………. 80

3.3. Технологические способы реализации рекомендованных

параметров клеевых соединений ……… 94

Выводы по разделу 3 ……… 103

РАЗДЕЛ 4. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

ФОРМОВАНИЯ ОБШИВОК СОТОВЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ………106

4.1. Концептуальный подход и разработка метода

совершенствования технологии формирования

обшивок сотовых конструкций из полимерных

композиционных материалов и его основные составляющие ………107

4.1.1. Основа концептуального подхода ………107

4.1.2. Разработка способа монолитизации матрицы ……… 113

4.1.3. Развитие нового подхода к выбору режимов отверждения

полимерных композиционных материалов ……... 116

4.2. Повышение физико-механических и прочностных свойств

полимерных композиционных материалов с помощью

комплексного соединения рения (V) ……... 122

4

4.3. Энергосберегающая технология формования обшивок

сотовых конструкций и других изделий из

полимерных композиционных материалов …….. 127

Выводы по разделу 4 ..…… 135

РАЗДЕЛ 5. ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ …….. 137

5.1. Формы и характер внедрения .……. 137

5.2. Непосредственные виды внедрения результатов работы ……. 139

5.2.1. Полимерные цепные транспортеры для агрессивных сред

в установке очистки поверхности алюминиевой фольги

при изготовлении сотовых заполнителей для

авиакосмической техники ……. 139

5.2.2. Производство сотовых заполнителей и панелей

на основе крафт-бумаги и картона ……. 145

5.2.3. Эффективная по массе внутренняя теплоизоляция

сотовой конструкции для головных обтекателей

ракет-носителей ……. 152

Выводы по разделу 5 .…… 154

ВЫВОДЫ ……. 156

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……. 158

ПРИЛОЖЕНИЯ ……. 183

Приложение А. Характерные примеры отечественных и

зарубежных сотовых конструкций ……. 183

Приложение А1. Отечественные сотовые конструкции

ракетно-космической техники ……. 183

Приложение А2. Зарубежные сотовые конструкции

ракетно-космической техники ……. 186

Приложение А3. Отечественные сотовые конструкции

самолетов ГП «Антонов» ……. 188

Приложение Б. Физико-механические характеристики

сотовых заполнителей на основе различных материалов ……. 189

Приложение В. Акты об использовании результатов диссертации …….. 192

Приложение В.1. Акт об использовании результатов диссертации

Карпиковой О.А. в учебном процессе подготовки

специалистов и магистров в Национальном

аэрокосмическом университете им. Н.Е. Жуковского

«Харьковский авиационный институт» ………193

Приложение В.2. Акт об использовании результатов

диссертации Карпиковой О.А. на

ПАО «Украинский научно-исследовательский

Институт технологии машиностроения» ……... 194

5

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Одним из приоритетных направлений дальнейше-

го совершенствования авиакосмической техники (АКТ) является снижение мас-

сы конструкции при обеспечении ее высокой несущей способности, надежно-

сти и эксплуатационных свойств. Этим требованиям в значительной степени

отвечают трехслойные клееные сотовые конструкции (СК), состоящие из

сотового заполнителя (СЗ) и обшивок из полимерных композиционных мате-

риалов (ПКМ).

Высокие эксплуатационные свойства СК в значительной степени зави-

сят от технологических методов обеспечивающих высокий уровень и стабиль-

ность физико-механических характеристик (ФМХ), а также прочностных

свойств триединых составляющих СК − СЗ, несущих обшивок и клеевого со-

единения.

В настоящее время существует множество, еще нерешенных проблемных

задач по повышению функциональных свойств СК для изделий АКТ. Наиболее

актуальными являются комплексные задачи полной реализации потенциальных

ФМХ СЗ и их прочности; несущей способности клеевого соединения обшивок

из ПКМ с СЗ; повышение несущей способности, качества и стабильности

характеристик материала несущих обшивок технологическими методами.

Связь работы с научными программами, планами, темами. В диссер-

тации использованы исследования, выполненные соискателем в рамках реали-

зации опытно-конструкторской работы «Развитие и усовершенствование тех-

нологии производства ракет-носителей и космических аппаратов» («Шифр

«Техма») на ПАО «УкрНИИТМ», а также фундаментальной комплексной гос-

бюджетной темы № ГР 0108U011012 Министерства образования и науки, моло-

дежи и спорта Украины «Научное обеспечение проектирования и производства

изделий авиакосмической техники из полимерных композиционных материа-

лов» на кафедре проектирования ракетно-космических аппаратов Националь-

ного аэрокосмического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиа-

ционный институт», направленных на выполнение Государственной комплекс-

6

ной программы развития авиационной промышленности Украины до 2020 года

и Общегосударственной (Национальной) космической программы Украины.

Цель и задачи исследования. Целью диссертации является улучшение

качества и эксплуатационных характеристик ответственных агрегатов путем

повышения функциональных свойств СЗ и СК из ПКМ для АКТ, разработка

эффективных конструктивно-технологических методов и реализующих их ре-

шений.

Для достижения поставленной цели в диссертации сформулированы и

решены следующие задачи:

1. Разработать метод целенаправленной корректировки ФМХ СЗ при огра-

ничениях на входящие параметры.

2. Исследовать несущую способность клеевого соединения СК при транс-

версальном отрыве для основных технологических способов нанесения клея.

3. Разработать технологию, обеспечивающую повышение уровня и стабиль-

ности ФМХ, а также прочность обшивок СК из ПКМ при сокращении длитель-

ности процесса их отверждения.

4. Внедрить результаты работы на предприятиях АКТ и других отраслей, а

также в учебном процессе Национального аэрокосмического университета им.

Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

Объект исследования – проектирование и технология производства СЗ и

СК авиакосмического назначения.

Предмет исследования – технологические методы и модели повышения

функциональных ФМХ СЗ и эффективности СК для изделий АКТ.

Методы исследования. Для метода целенаправленной корректировки

ФМХ СЗ и их прочности (раздел 2) использованы откорректированные анали-

тические модели, связывающие свойства материала сотов и их селективный от-

бор с геометрическими параметрами и характеристиками технологического

процесса формирования СЗ.

В анализе несущей способности клеевого соединения СК при трансвер-

сальном отрыве для основных технологических способов нанесения клея

7

(раздел 3) использованы метод конечных элементов (МКЭ) и аналитические

методы теории упругости. При разработке методов совершенствования техно-

логии формования обшивок СК из ПКМ (раздел 4) использованы независимые

и взаимодополняющие физико-химические методы: электрофизический, диф-

ференциально-сканирующий, спектроскопический, термомеханический, дила-

тометрический, а также математические методы обработки эксперимента по

определению температуры отверждения ПКМ.

Научная ______________новизна полученных результатов. Наиболее существенными

элементами научной новизны результатов являются:

1. Впервые разработанные теоретические основы общего метода корректи-

ровки математических моделей свойств физических объектов с использованием

экспериментальных данных, реализованными для корректировки ФМХ и проч-

ности СЗ наложением их матриц, построенных с учетом ограничений на вхо-

дящие в них параметры, позволяющего установить допустимую область, в ко-

торой все параметры удовлетворяют требованиям регламента или стандарта.

2. Впервые проведенное аналитическими методами и МКЭ комплексное ис-

следование несущей способности клеевого соединения обшивок СК из ПКМ с

СЗ на основе алюминиевой фольги и полимерной бумаги «Nomex» при транс-

версальном отрыве для основных технологических способов нанесения клея,

позволившее прогнозировать характер разрушения соединения в зависимости

от параметров ячейки СЗ и клеевого слоя.

3. Развитие концепции отверждения, применительно к обшивкам из ПКМ

СК, в сочетании с непрерывным неразрушающим контролем всех стадий тех-

нологического процесса, обеспечивающей получение беспористого ПКМ с по-

вышенными ФМХ за счет целевых добавок комплексного соединения рения (V)

и оптимизации режимов отверждения.

Практическое значение полученных результатов.

1. Проанализированы, выявлены и рекомендованы технологические спосо-

бы коррекции ФМХ СЗ и его прочностных свойств по результатам реализации

метода наложения матриц, обеспечившие создание СЗ с повышенными функ-

циональными характеристиками.

8

2. Рекомендованы эффективные технологические способы реализации па-

раметров клеевых соединений СК, обеспечивающие их регламентированную

несущую способность при трансверсальном отрыве.

3. Разработана энергосберегающая технология формования обшивок СК из

ПКМ, обеспечившая сокращение длительности процесса в зависимости от типа

связующего.

4. Основные результаты и рекомендации работы реализованы на ПАО

«УкрНИИТМ», на ряде предприятий авиакосмической отрасли Украины и Рос-

сийской Федерации, в изделиях транспорта и строительного производства, а

также в учебном процессе подготовки кадров для АКТ Национального аэро-

космического университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный

институт».

Личный вклад соискателя. В статьях, посвященных анализу проблемы и

постановке задач исследования (раздел 1), опубликованных в соавторстве [44,

48, 50], идейная направленность принадлежит руководителям ПАО «УкрНИ-

ИТМ», а их реализация – соискателю. Статьи, посвященные разработке метода

целенаправленной корректировки ФМХ СЗ при ограничениях на входящие в

них параметры (раздел 2) [84 – 85], а также публикации в материалах конфе-

ренций [86 – 89] выполнены без соавторства. В статье, содержащей основные

результаты исследования несущей способности клеевого соединения СК для

основных технологических процессов (раздел 3) [110], а также в публикациях в

материалах конференций [99, 112 – 113], идеи метода принадлежат научному

руководителю, а их реализация – лично соискателю при консультативном уча-

стии других соавторов. В статьях с соавторами, посвященных совершенствова-

нию технологии формования обшивок СК из ПКМ, концептуальный подход к

разработке метода использования комплексных добавок и создания энергосбе-

регающей технологии [114, 165], а также в публикациях в материалах конфе-

ренций [162, 176] (раздел 4) общий идейный подход и его первоначальная

реализация принадлежит д.т.н. Вербицкой Н.А. при консультативном участии

9

научного руководителя и других соавторов, а практическое развитие примени-

тельно к задаче диссертации – соискателю. Публикации [163, 175 – 176] выпол-

нены без соавторства. В статьях, посвященных вопросам анализа внедрения ре-

зультатов работы [177, 182, 184] (раздел 5), вклад всех соавторов равнозначен.

Апробация результатов диссертации. Основные положения и результа-

ты работы докладывались на 10-ти Международных научно-практических кон-

ференциях и форумах, в том числе: 60th International Astronautical Congress

(Daejeon, Rep. оf Korea, 2007); «Інтегровані комп’ютерні технології в машино-

будуванні» ІКТМ, (г. Харьков, Украина, 2008 – 2010 гг.); XII-XIV конференци-

ях «Решетневские чтения» (г. Красноярск, Российская Федерация, 2008 – 2010

гг.); III-IV конференциях «Эффективность сотовых конструкций в изделиях

авиационно-космической техники» (г. Днепропетровск, Украина, 2009 – 2011

гг.); XI-XIV конференциях «Людина і космос» (г. Днепропетровск, Украина,

2009 – 2012 гг.); XXVIII-XXXI конференциях «Композиционные материалы в

промышленности» (Славполиком) (г. Ялта, АР Крым, 2008 – 2011 гг.); «Пере-

довые _______космические технологии на благо человечества» (г. Днепропетровск, Ук-

раина, 2009 г.); XIX конференции «Конструкции и технологии получения изде-

лий из неметаллических материалов» (г. Обнинск, Российская Федерация, 2010

г.); «Тепловые трубы для космического применения» (г. Москва, Российская

Федерация, 2009 г.); «Проблемы современной координационной химии» (г.

Душанбе, Республика Таджикистан, 2011 г.).

Публикации. Основные результаты работы содержатся в 20 статьях, из

них 7 статей (3 без соавторства) в сборниках, включенных в Перечень ВАК Ук-

раины, 12 публикаций в материалах конференций и тезисах докладов.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти

разделов, выводов, выполнена на 195 страницах машинописного текста, в том

числе основной текст диссертации составляет 123 страницы, содержит 63 ил-

люстрации, 41 таблицу, список использованных источников из 188 наименова-

ний на 25 страницах и Приложения на 12 страницах.__

ВЫВОДЫ

В соответствии с поставленной целью и ее задачами в диссертации полу-

чены следующие результаты:

1. Впервые разработаны теоретические основы общего метода корректи-

ровки математических моделей свойств физических объектов с использованием

экспериментальных данных, реализованного для корректировки ФМХ и

прочности СЗ наложением их матриц, построенных с учетом ограничений на

входящие в них параметры, отличающийся простотой и наглядностью и

позволяющий установить допустимую область, в которой все параметры удов-

летворяют требованиям регламента или стандарта.

Так использование метода наложения матриц ФМХ и прочности СЗ

позволяет ориентировать целенаправленное изменение геометрических пара-

метров ячейки, обеспечивающее регламент стандарта для всех ФМХ и прочно-

сти СЗ, при вполне допустимой корректировке параметров ячейки – коэффици-

ента формы K и угла ее раскрытия β .

2. Проанализированы, выявлены и рекомендованы технологические

способы коррекции ФМХ и прочностных свойств СЗ по результатам

реализации метода наложения матриц, обеспечившие создание СЗ с повы-

шенными функциональными характеристиками.

3. Впервые аналитическими методами и МКЭ проведено комплексное

исследование несущей способности клеевого соединения обшивок СК из ПКМ

с СЗ на основе алюминиевой фольги и полимерной бумаги «Nomex» при

трансверсальном отрыве для основных технологических способов нанесения

клея в виде сплошного слоя и адресного дозированного нанесения на торцы

сотов, позволившее прогнозировать характер разрушения соединения в

зависимости от параметров и свойств материала ячейки СЗ, а также клеевого

слоя.

4. Установлены отличительные особенности поведения клеевых соедине-

ний с алюминиевой фольгой и полимерной бумагой «Nomex» под нагрузкой,

которые необходимо учитывать при проектировании и производстве СК.

157

5. Предложены технологические способы приближенной реализации

рекомендованных параметров клеевых соединений СЗ с обшивками:

- регламентации допустимого уровня давления формования, обеспечи-

вающего отсутствие потери устойчивости в элементах ячейки СЗ на основе

алюминиевой фольги и ПКМ, которое, как правило, значительно ниже, чем

применяется в данном технологическом процессе;

- длительности цикла формования СК при допустимом уровне давления и

минимальной вязкости клея и фиксированном значении зазора между обшив-

ками и торцами ячейки СЗ.

6. Получила дальнейшее развитие применительно к обшивкам из ПКМ

СК, ранее предложенная докт. техн. наук Вербицкой Н.А., концепция и реали-

зующий ее электрофизический метод оптимизации режимов их отверждения в

сочетании с контролем всех стадий технологического процесса, обеспечиваю-

щий получение беспористого ПКМ с повышенными ФМХ за счет эффективных

добавок комплексного соединения рения (V).

Энергосберегающая технология формования обшивок СК из ПКМ обес-

печила сокращение длительности процесса в 1,2…3 раза в зависимости от типа

связующего при гарантированном качестве продукции.

7. Основные результаты и рекомендации работы реализованы на

ПАО «УкрНИИТМ», на предприятиях авиакосмической отрасли Украины:

ГП «КБ «Южное» им. М.К. Янгеля, ГП «Антонов», ХГАПП; а также Россий-

ской Федерации: ОАО «ОНПП «Технология» ГНЦ РФ, ОАО «Информацион-

ные спутниковые системы им. М.Ф. Решетнева», ОАО «ОКБ им. Сухого», а

также в изделиях мебельного и строительного производства, в учебном

процессе подготовки кадров для АКТ Национального аэрокосмического

университета им. Н.Е. Жуковского «Харьковский авиационный институт».

158

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Зоншайн, С.И. Слоистая конструкция [Текст] / С.И. Зоншайн // Техника

воздушного флота. − № 8, 9, 11. − 1944.

2. Cibbons, H.E. Experiment with Sandwich Materials in Frames [Техt] / H.E. Cibbons,

E. Macdonault // Inst. Aero. Sci. Preprint, 1948. – N165.

3. Marchwardt, L.I. Symposium on Struct. Sandwich Construction [Техt] / L.I.

Marchwardt // ASTM Spec. Techn. Publ., 1951. – N118. – P. 3-32.

4. Symposium on Durability and Weathering of Structural Sandwich Constructions

[Техt] // Amer. Soc. For Testing Materials, 1959. – 226 p.

5. Гайдачук, В.Е. Инженерные методы расчета стеклопластиковых авиаконст-

рукций и элементов их сочленений [Текст]: дис. канд. техн. наук: 05.07.04 /

Гайдачук В.Е. – Т.2. – Х., Харьк. авиац. ин-т, 1969. – 103 с.

6. Buwan, B. Awiation Week and Space Technology [Техt] / B. Buwan. – 1955, 83.

– N14. – P. 75.

7. Плеханов, В.М. Расчет элементов обшивки с заполнителем на поперечный

изгиб и устойчивость [Текст]: дис. канд. техн. наук / Плеханов В.М. – М.;

Моск. авиац. ин-т, 1950. – 147 с.

8. Жевагина, З.З. Определение параметров сжатых слойчатых панелей с на-

полнителем [Текст]: дис. канд. техн. наук / Жевагина З.З. – Моск. авиац. ин-

т, 1955. – 127 с.

9. Голубев, И.С. Расчет на прочность и выбор параметров плоских трехслой-

ных панелей [Текст]: дис. канд. техн. наук / Голубев И.С. – Моск. авиац. ин-

т, 1960. – 162 с.

10. Воронович, А.П. Устойчивость обшивки с заполнителем при сжатии и

сдвиге [Текст]: дис. канд. техн. наук / Воронович А.П. – ВВИА им. Н.Е. Жу-

ковского, 1948. – 126 с.

11. Вопросы расчета элементов авиационных конструкций [Текст]: сб. статей /

под ред. А.Я. Александрова. – Т. 1. – М.: Машиностроение, 1959. – 169 с.

12. Вопросы расчета элементов авиационных конструкций [Текст]: сб. статей /

под ред. А.Я. Александрова. – Т. 2. – М.: Машиностроение, 1959. – 146 с.

159

13. Расчет трехслойных панелей [Текст] / А.Я. Александров, Л.Э. Брюккер,

Л.М. Куршин и др.; под ред. А.Я. Александрова и Л.М. Куршина. – М.:

Оборонгиз, 1960. – 271с.

14. Расчеты элементов авиационных конструкций [Текст]: сб. статей / под ред.

А.Я. Александрова, Э.И. Григолюка и Л.М. Куршина. – М.: Машинострое-

ние, 1965. – Вып. 3. – 274 с.

15. Расчеты элементов авиационных конструкций [Текст]: сб. статей / под ред.

А.Я. Александрова, Э.И. Григолюка и Л.М. Куршина. – М.: Машинострое-

ние, 1965. – Вып. 4. – 179 с.

16. Берсудский, В.Е. Производство слоистых конструкций [Текст] / В.Е. Бер-

судский, В.Н. Крысин, С.И. Лесных. – М.: Машиностроение, 1966. – 282 с.

17. Берсудский, В.Е. Технология изготовления сотовых авиационных конст-

рукций [Текст] / В.Е. Берсудский, В.Н. Крысин, С.И. Лесных. – М.: Маши-

ностроение, 1975. – 296 с.

18. Иванов, А.А. Новое поколение сотовых заполнителей для авиационно-

космической техники [Текст] / А.А. Иванов, С.М. Кашин, В.И. Семенов. –

М.: Энергоатомиздат, 2000. – 436 с.

19. Ендогур, А.И. Сотовые конструкции. Выбор параметров и проектирование

[Текст] / А.И. Ендогур, М.В. Вайнберг, К.М. Иерусалимский. – М.: Маши-

ностроение, 1986. – 200 с.

20. Сливинский, В.И. Сотовые заполнители. Классификация, применение, рас-

чет физико-механических характеристик [Текст]: обзор / В.И. Сливинский,

В.В. Пергат, Г.В. Ткаченко. – К.: ЦНТИ «Поиск», 1990. – 43 с.

21. Колоскова, А.Н. Проектирование панелей крыльев с сотовым заполнителем

при комбинированном нагружении с учетом несовершенств его изготовле-

ния [Текст]: дис. канд. техн. наук / Колоскова А.Н. – Х., 2004. – 130 с.

22. Мельников, С.М. Методы нормирования технологических допусков в про-

изводстве сотовых заполнителей для авиакосмической техники [Текст]:

дис. канд. техн. наук: 05.07.04 / Мельников С.А. – Х., 2006. – 220 с.

160

23. Сливинский, М.В. Технологические методы повышения стабильности по-

казателей качества и физико-механических __________свойств сотовых полимерных

заполнителей для аэрокосмических конструкций [Текст]: дис. канд. техн.

наук: 05.07.02 / Сливинский М.В. – Х., 2008. – 204 с.

24. Эрнандес Тамайо, Х.А. Разработка и внедрение технологического обеспе-

чения производства панельных несущих поверхностей солнечных батарей

космического назначения из композиционных материалов [Текст]: дис.

канд. техн. наук: 05.07.02 / Эрнандес Тамайо Х.А. – Х., 2001. – 189 с.

25. Sandwich Constructions 3 [Теxt] // Abstracts from Proc. Of 3rd Int. Conf. on

Sandwich Construction: Southampton UK, 1995. – Vol. 1. – Ed. By H.G. Allen

and published by EMASUK, 1996. – 326 p.

26. Karl-Alex Olsson. Sandwich Constructions – Design and Experience [Теxt] / Ed.

Jack R. Vinson: Publ. Technomic Publ. Company: Stockholm, 1999. – 214 p.

27. Astrom, B.T. Sandwich Manufacturing: Past, Present and Future [Теxt] / Ed.

J.R. Virson: Publ. Technomic Publ. Company: Stockholm, 1999. – 198 p.

28. The All-Thermoplastic Sandwich Consept [Text] / B.T. Astrom, M. Acermo, A.

Carlsson and oth. – Ed. J.R. Virson: Publ. Technomic Publ. Company: Stockholm,

1999. – 312 p.

29. Herrmann, A.S. Design and Manufacture of Monolithic Sandwich Structures

with Cellular Cares [Text] / Ed. J.R. Virson: Publ. Technomic Publ. Company:

Stockholm, 1999. – 274 p.

30. Charon A. Hot-wet Environmental Degradation of Honeycomb Structure Representative

of F/A-18: Discolouration of Cytec FM-300 Adhesive [Text] // Technical

note, DSTO-TN-0263: Melbourne, 2000. – 142 p.

31. Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических мате-

риалов [Текст]: тез. докл. XVII науч.-техн. конф., Обнинск, 12 – 14 октября

2004 г. – Ч. 2. – Обнинск: ФГУП «ОНПП «Технология». – 149 с.

32. Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических мате-

риалов [Текст]: тез. докл. XVIII науч.-техн. конф., Обнинск, 23 – 25 октября

2007 г. – Обнинск: ФГУП «ОНПП «Технология». – 240 с.

161

33. Конструкции и технологии получения изделий из неметаллических мате-

риалов [Текст]: тез. докл. XIX науч.-техн. конф., Обнинск, 5 – 7 октября

2010 г. – Обнинск: ФГУП «ОНПП «Технология». – 197 с.

34. Композиционные материалы в промышленности [Текст]: материалы XXV

юбил. Междунар. конф. и выставки, Ялта, АР Крым, 30 мая – 3 июня 2005 г.

– К.: УНЦ «Наука. Техника. Технология», 2005. – 516 с.

35. Композиционные материалы в промышленности [Текст]: материалы XXVI

Междунар. конф. и выставки, Ялта, АР Крым, 29 мая – 2 июня 2006 г. – К.:

УНЦ «Наука. Техника. Технология», 2006. – 432 с.

36. Композиционные материалы в промышленности [Текст]: материалы XXXI

ежегод. Междунар. конф., Ялта, АР Крым, 6 – 10 июня 2011 г. – К.: УНЦ

«Наука. Техника. Технология», 2011. – 430 с.

37. Технология производства изделий и интегральных конструкций из компо-

зиционных материалов в машиностроении [Текст] / науч. ред. А.Г. Брату-

хин, В.С. Боголюбов, О.С. Сиротник. – М.: Готика, 2003. – 516 с.

38. Composite materials, Technologies and Automation of Products Manufacturing.

[Теxt] / Edited by K.V. Frolov, A.G. Bratukhin, O.S. Sirotkin, V.S. Bogolyubov,

V.I. Kostikov. – Moskow, 1997. – 523 p.

39. Сотовые конструкции в изделиях различного назначения [Текст]: тез. докл.

Межрегион. науч.-техн. конф., Днепропетровск, 6 – 9 октября 1992 г. –

Днепропетровск, 1992. – 65 с.

40. Эффективность сотовых конструкций в изделиях авиационно-космической

техники [Текст]: сб. материалов II Междунар. науч.-практ. конф. – Днепро-

петровск, 2007. – 205 с.

41. Эффективность сотовых конструкций в изделиях авиационно-космической

техники [Текст]: сб. материалов III Междунар. науч.-практ. конф. − Днепро-

петровск: ООО __________ПКФ «Арт-пресс», 2009. – 176 с.

42. Эффективность сотовых конструкций в изделиях авиационно-космической

техники [Текст]: сб. материалов IV Междунар. науч.-практ. конф. − Днеп-

ропетровск: ООО ПКФ «Визион». – 2011. – 200 с.

162

43.Развитие и усовершенствование технологии производства ракет-носителей и

космических аппаратов [Текст]: отчет ОКР, Шифр «Техма» / Утв. Предсе-

дателем правления ОАО «УкрНИИТМ» Зевако В.С. 03.09.2007; разработчи-

ки: В.И. Сливинский, Г.В Ткаченко. – Днепропетровск: УкрНИИТМ, 2007.–

№1027. – 74 с.

44. Сотовые заполнители в конструкциях авиационно-космического назначения

[Текст] / В.И. Сливинский, В.С. Зевако, Г.В. Ткаченко, О.А. Карпикова //

Космічна наука і технологія: наук.-практ. журнал. – К., 2008. – Т. 14, №3. –

С. 101 – 107.

45. Сотовые заполнители из различных материалов [Текст] / В.И. Сливинский,

Г.В. Ткаченко, М.В. Сливинский, О.А. Карпикова // Технологии космиче-

ской отрасли – в промышленность Украины: материалы науч.-техн. сб., по-

свящ. 45-лет. УкрНИИТМ. – Днепропетровск, 2008. – С. 54 – 65.

46. Конструкции с сотовым заполнителем в изделиях ракетно-космической

техники и авиации [Текст] / В.И. Сливинский, Г.В. Ткаченко, М.В. Сливин-

ский7E21, О.А. Карпикова // Технологии космической отрасли – в промышлен-

ность Украины: материалы науч.-техн. сб., посвящ. 45-лет. УкрНИИТМ.–

Днепропетровск, 2008. – С. 66 – 75.

47. Перспективы применения сотового заполнителя в изделиях конверсионного

назначения [Текст] / В.И. Сливинский, Г.В. Ткаченко, М.В. Сливинский,

О.А. Карпикова // Технологии космической отрасли – в промышленность

Украины: материалы науч.-техн. сб., посвящ. 45-лет. УкрНИИТМ. – Днеп-

ропетровск, 2008. – С. 124 – 129.

48.Сливинский, В.И. Обзор применяемых сотовых заполнителей в изделиях

различного назначения [Текст] / В.И. Сливинский, Г.В. Ткаченко, О.А. Кар-

пикова // Композитные материалы: Междунар. науч.-техн. сб. – Днепропет-

ровск: ДГАУ, 2008. – Т. 2, №1. – С. 30 – 37.

49. Сливинский, В.И. Сотовые заполнители для панелей с тепловыми трубами

[Текст] / В.И. Сливинский, О.А. Карпикова // Тепловые трубы для космиче-

163

ского применения: тез. докл. Междунар. конф., Москва, 15 – 18 сентября

2009 г. – Москва, 2009. – С. 82 – 87.

50. Карпикова, О.А. Сотовый заполнитель из алюминиевой фольги с регули-

руемыми механическими характеристиками [Текст] / О.А. Карпикова, В.И.

Сливинский, Г.В. Ткаченко // Системні ст