## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи

український науково-дослідний інститут пожежної безпеки

На правах рукопису

ДОВБИШ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

удк 614.841.332

Обґрунтування умов застосування гіпсокартонних плит

як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів

будівельних конструкцій

Спеціальність 21.06.02- пожежна безпека

# Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник –

Новак Сергій Вікторович, кандидат технічних наук,

старший науковий співробітник

Київ-2006

ЗМІСТ

| ВСТУП……………………………………………………………………………….. Розділ 1. Аналіз стану питання щодо методів оцінювання вогнезахисної здатності та визначення показників пожежної небезпеки покриттів та облицювань для будівельних конструкцій………………………….…………….. Методи оцінювання вогнезахисної здатності………………………………. 1.1.1. Металеві несучі будівельні конструкції…………………….……………….. 1.1.2. Ненесучі внутрішні стіни (перегородки)……………………………………. 1.2. Методи визначення показників пожежної небезпеки………………………… Мета і задачі досліджень……………………………………………………….. Розділ 2. Визначення вогнезахисної здатності гіпсокартонних плит для сталевих несучих будівельних конструкцій експериментально-розрахунковим методом…………………………………………..………………………………….. 2.1. Експериментальне визначення температури в зразках колон з вогнезахисним облицюванням під час випробувань на вогнестійкість…..……… 2.2. Визначення теплофізичних характеристик вогнезахисного облицювання шляхом розв’язання оберненої задачі теплопровідності…………………………. 2.3. Розрахунок мінімальних значень товщини вогнезахисного облицювання, необхідних для забезпечення нормованих значень межі вогнестійкості………… 2.4. Випробування на вогнестійкість сталевої колони з вогнезахисним облицюванням гіпсокартонними плитами…………...…………………………….. 2.5. Висновки………….……………………………………………………………... Розділ 3. Оцінювання вогнезахисної здатності гіпсокартонних плит для перегородок………………………………………………………………………….. 3.1. Визначення залежності мінімальної необхідної товщини гіпсокартону від межі вогнестійкості для одношарової перегородки……………………………….. 3.2. Визначення залежностей товщини облицювання з гіпсокартону від межі вогнестійкості для тришарових перегородок……………………………………… 3.3. Експериментальне визначення межі вогнестійкості перегородок із застосуванням гіпсокартонних плит і порівняння отриманих результатів з розрахунковими…………………………………………………………………..…. 3.4. Висновки……………………………………………………………………..…. Розділ 4. Дослідження впливу товщини гіпсокартонних плит на показники їх пожежної небезпеки ……………………..……………………………………… 4.1. Дослідження горючості……………………………………………………….. 4.2. Дослідження займистості……………………………………………………… 4.3. Дослідження поширення полум’я поверхнею………………………………. 4.4. Дослідження димоутворювальної здатності……………………..................... 4.5. Дослідження токсичності продуктів горіння………………………………… 4.6. Висновки………………………………………………………………………... Розділ 5. Впровадження результатів досліджень……………………………… 5.1. Застосування гіпсокартонних плит для вогнезахисного облицювання сталевих колон……………………………………………………………………… 5.2. Застосування гіпсокартонних плит у конструкціях протипожежних перегородок…………………………………………………………………….…… 5.3. Застосування гіпсокартонних плит у конструкціях вогнезахисних стель…......................................................................................................................... 5.4. Застосування гіпсокартонних плит у конструкціях вогнестійких кабельних коробів…………………………………………………………...……… 5.5. Техніко-економічні показники застосування гіпсокартонних плит для вогнезахисту сталевих несучих будівельних конструкцій………………………. 5.6. Висновки……………………………………………………………………….. висновки………………………………………………………………………… Список використаних джерел………………………………………….. Додатки…………………………………………………………………………... | 5 11 11 11 30 34 42 43 43 52 55 58 61 62 62 65 73 80 81 81 94 98 108 112 118 120 120 124 135 144 151 154 155 157 172 |
| --- | --- |

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ

| Вогнестійкість конструкції | - здатність конструкції зберігати несучі і (або) огороджувальні функції за умов пожежі; |
| --- | --- |
| Стандартний температурний режим | - режим змінювання температури в часі при випробуваннях конструкцій на вогнестійкість, що встановлюється стандартом; |
| Межа вогнестійкості конструкції | - показник вогнестійкості конструкції, який визначається часом від початку вогневого випробування за стандартним температурним режимом до настання одного з нормованих для даної конструкції граничних станів з вогнестійкості; |
| Зведена товщина металу | - відношення площини поперечного перерізу несучої металевої будівельної конструкції до зовнішньої частини його периметру, що піддається вогневому впливу; |
| ГКП | - гіпсокартонна плита звичайна; |
| ГКПО | - гіпсокартонна плита з підвищеною опірністю впливу відкритого полум’я; |
| ГКПВ | - гіпсокартонна плита вологостійка. |

ВСТУП

За 12 місяців 2005 року в Україні внаслідок пожеж знищено та пошкоджено 20875 будівель і споруд, за 6 місяців 2006 року - 10223 будівлі і споруди. На пожежах загинуло відповідно 4179 та 2222 людини. Однією з причин таких наслідків є застосування в будівництві матеріалів з невідомими показниками пожежної небезпеки та конструкцій з невизначеною межею вогнестійкості. Останнім часом в Україні одним з напрямків технічної політики є підвищення якості та безпеки об’єктів будівництва. Відмова від масового будівництва за типовими проектами потребує застосування нових будівельних матеріалів, конструкцій і технологій. У зв’язку з цим все більшої актуальності набуває науково-технічна задача підвищення ефективності протипожежного захисту об’єктів будівництва і зниження впливу небезпечних факторів пожежі з урахуванням сучасних вимог у сфері пожежної безпеки.

Важливим елементом системи забезпечення пожежної безпеки об’єктів будівництва є вогнезахист будівельних конструкцій з метою підвищення їх вогнестійкості до регламентованого рівня. Для вогнезахисту можна застосовувати облицювання з гіпсокартонних плит, зокрема, підвищеної опірності впливу відкритого вогню (ГКПО), які виробляються в Україні і мають товщину 12,5 мм. Але сьогодні науково не обґрунтована можливість і не визначено умови їх застосування для вогнезахисту сталевих несучих будівельних конструкцій, улаштування вогнезахисних підвісних стель, протипожежних перегородок, кабельних коробів з нормованою межею вогнестійкості до 180 хв. Обмеження застосування гіпсокартонних плит у будівництві обумовлене також тим, що відсутні дані щодо показників їх пожежної небезпеки - горючості, поширення полум’я поверхнею, займистості, димоутворювальної здатності, токсичності продуктів горіння. У першу чергу це стосується їх застосування на шляхах евакуації. Виявлення взаємозв’язку вогнезахисної здатності та показників пожежної небезпеки дасть змогу обґрунтувати умови застосування гіпсокартонних плит як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проводили відповідно до Державної програми забезпечення пожежної безпеки на період до 2010 року, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2002 р. за № 870, під час виконання науково-дослідних робіт в Українському науково-дослідному інституті пожежної безпеки за такими темами:

- Визначення вогнезахисної здатності гіпсокартону ГКЛО ТУ У В.2.7-24577862.001-98 виробництва ЗАТ з іноземними інвестиціями Строймак Кнауф (Україна) для облицювання несучих сталевих конструкцій (№ держреєстрації 0103U008355), особистий внесок - відповідальний виконавець НДР;

- Розробити проект державного стандарту України “Підвісні стелі. Метод випробувань на вогнестійкість” (№ держреєстрації 0102U002983), особистий внесок - один з авторів проекту стандарту;

- Розробити проект державного стандарту України “Колони. Метод випробувань на вогнестійкість з урахуванням основних положень європейського стандарту EN 1365-4:1999” (№ держреєстрації 0104U000544), один з авторів проекту стандарту;

- Розробити проект державного стандарту України Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності (№ держреєстрації 0104U008593), особистий внесок - один з авторів проекту стандарту;

- Розробити проект державного стандарту України “Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість” (№ держреєстрації 0104U010619), особистий внесок - один з авторів проекту стандарту.

Мета і задачі досліджень. Обґрунтувати умови та визначити сферу застосування гіпсокартонних плит як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів з урахуванням сучасних нормованих вимог у сфері пожежної безпеки.

Для виконання поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:

- провести аналіз методів оцінювання вогнезахисної здатності і показників пожежної небезпеки покриттів та облицювань для будівельних конструкцій, визначити перелік показників, а також методи досліджень, які необхідно застосувати для досягнення поставленої мети;

- експериментально-розрахунковим методом визначити вогнезахисну здатність гіпсокартонних плит для сталевих несучих будівельних конструкцій;

- теоретично визначити залежності мінімальної товщини гіпсокартону, необхідної для забезпечення нормованих значень межі вогнестійкості перегородок;

- експериментально визначити пожежонебезпечні властивості гіпсокартонних плит та виявити їх залежності від товщини;

- експериментально визначити значення межі вогнестійкості несучих сталевих будівельних конструкцій та перегородок із застосуванням гіпсокартонних плит для їх вогнезахисту і порівняти отримані результати з розрахунковими;

- за результатами теоретичних та експериментальних досліджень розробити пропозиції з удосконалення нормативної бази щодо методів оцінювання вогнезахисної здатності покриттів та облицювань для будівельних конструкцій.

Метою дисертаційної роботи є обґрунтування умов та визначення сфери застосування гіпсокартонних плит як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів з урахуванням сучасних нормованих вимог у сфері пожежної безпеки.

Ідея роботи полягає у підвищенні ефективності протипожежного захисту об’єктів будівництва і зниженні негативного впливу небезпечних факторів пожежі шляхом застосування гіпсокартонних плит як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій з визначеними умовами їх застосування.

Об’єкт дослідження – гіпсокартонні плити як вогнезахисний оздоблювальний матеріал будівельних конструкцій.

Предмет дослідження – вплив товщини на показники пожежної небезпеки та вогнезахисну здатність гіпсокартонних плит під час їх застосування як оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій.

Методи дослідження. Експериментально-розрахунковий метод, заснований на математичному моделюванні процесів теплообміну (розв’язанні прямих та обернених задач теплопровідності), методи експериментального визначення межі вогнестійкості будівельних конструкцій та показників пожежної небезпеки будівельних матеріалів (горючості, займистості, поширення полум’я поверхнею, димоутворювальної здатності, токсичності продуктів горіння), що регламентуються чинними в Україні стандартами.

Основні наукові положення, що виносяться на захист, їхня новизна:

1. Вперше теоретично та експериментально встановлено залежності межі вогнестійкості сталевих несучих будівельних конструкції із різною зведеною товщиною металу від товщини шару вогнезахисного облицювання з гіпсокартонних плит.

2. Вперше виявлено залежності межі вогнестійкості перегородок з гіпсокартонних плит від їх товщини, а також густини (до 100 кг×м-3) та коефіцієнта теплопровідності (від 0,1 Вт×м-1×оС-1 до 0,3 Вт×м-1×оС-1) утеплювача, у разі його використання як внутрішнього шару перегородки.

3. Вперше виявлено, що збільшення товщини вогнезахисного шару гіпсокартонних плит до 70 мм не призводить до суттєвих кількісних змін класифікаційних параметрів їх горючості, займистості, поширення полум’я поверхнею, димоутворювальної здатності, токсичності продуктів горіння та віднесення матеріалу до більш пожежонебезпечних груп порівняно із визначеними для гіпсокартонних плит стандартної товщини 12,5 мм.

Обґрунтованість і достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій підтверджується використанням методів випробувань, що регламентуються чинними в Україні стандартами, використанням метрологічно атестованого випробувального обладнання, застосуванням апробованого експериментально-розрахункового метода, що ґрунтується на математичному моделюванні процесів теплообміну, задовільною збіжністю результатів теоретичних та експериментальних досліджень, яка не перевищує 15,6 %.

Наукова новизна отриманих результатів полягає у розкритті особливостей вогнезахисної здатності та пожежонебезпечних властивостей гіпсокартонних плит, а також обґрунтуванні умов їх застосування як оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій з нормованими значеннями межі вогнестійкості.

Практичне значення отриманих результатів. Результати розрахунків необхідної мінімальної товщини гіпсокартонних плит для забезпечення нормованих значень межі вогнестійкості будівельних конструкцій використані для вогнезахисту сталевих колон, в конструкціях протипожежних перегородок, а також для улаштування вогнезахисних підвісних стель. Отримані результати також використані під час розроблення і впровадження ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Підвісні стелі. Метод випробувань на вогнестійкість та проектів національних стандартів Колони. Метод випробувань на вогнестійкість, Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності, Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість.

Реалізація висновків і результатів роботи здійснена шляхом їх використання в ТУ У В.2.7-24577862.001 Плити гіпсокартонні, під час проектування та виготовлення будівельних конструкцій із застосуванням гіпсокартонних плит з нормованою межею вогнестійкості. Застосування гіпсокартонних плит як облицювального матеріалу на шляхах евакуації в будинках сприяє суттєвому зменшенню впливу на людей небезпечних факторів пожежі.

Особистий внесок здобувача - визначення мети і завдань досліджень, аналіз літературних джерел, проведення теоретичних та експериментальних досліджень з визначення залежності мінімальної необхідної товщини облицювання з гіпсокартону від зведеної товщини сталевих несучих будівельних конструкцій для забезпечення нормованих значень межі вогнестійкості, а також мінімальної необхідної кількості шарів з гіпсокартонних плит для конструкцій протипожежних перегородок, проведення експериментальних досліджень з визначення залежностей показників пожежної небезпеки гіпсокартонних плит від їх товщини, аналіз отриманих результатів досліджень, впровадження результатів роботи. Підготовка матеріалів до опублікування у наукових виданнях.

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційних досліджень доповідалися на V Міжнародній науково-практичній конференції “Пожежна безпека - 2001” (ЛІПБ МВС України, м. Львів, 2001 р.), VI науково-практичній конференції “Пожежна безпека 2003” (АЦЗУ, м. Харків, 2003 р.), науково-практичній конференції під час виставки-презентації МНС України (м. Київ, 2004 р.), VI Всеукраїнській науково-практичній конференції рятувальників “Актуальні проблеми цивільного захисту” (м. Київ, 2004 р.), науково-практичній конференції у рамках спеціалізованої виставки “Пожежна та техногенна безпека України 2005” (м. Київ, 2005 р.), III Міжнародній науково-практичній конференції “Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация” (м. Мінськ, 2005 р.), XIX науково-практичній конференції “Пожарная безопасность многофункциональных и высотных зданий и сооружений” (м. Москва, 2005 р.), V Міжнародній конференції “Пожежна безпека будівель” (м. Варшава-Мєджєшен, 2005 р.), VII Всеукраїнській науково-практичній конференції “Пожежна безпека - 2005” (УкрНДІПБ МНС України, м. Київ, 2005 р.), Міжнародній науково-практичній конференції  “Природничі науки та їх застосування в діяльності служб цивільного захисту” (ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля МНС України, м. Черкаси, 2006 р.)

Публікації. Основний зміст дисертаційної роботи викладено в 10 наукових статтях у виданнях, внесених до переліку ВАК України, і у тезах 4 доповідей на науково-технічних конференціях.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу,        5 розділів і загальних висновків, списку використаних літературних джерел з 154 найменувань, містить 204 сторінки друкованого тексту, 35 таблиць, 94 ілюстрації, 3 додатки.

ВИСНОВКИ

Дисертаційну роботу присвячено вирішенню науково-технічної задачі підвищення ефективності протипожежного захисту об’єктів та зниженні впливу небезпечних факторів пожежі шляхом використання гіпсокартонних плит як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій за визначених умов їх застосування відповідно до сучасних вимог у сфері пожежної безпеки.

Основні наукові й практичні результати за дисертаційною роботою такі:

Розкрито особливості вогнезахисної здатності та пожежонебезпечних властивостей гіпсокартонних плит, а також обґрунтовано умови їх застосування як оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій з нормованими значеннями межі вогнестійкості.

1. Вперше теоретично та експериментально встановлено залежності межі вогнестійкості сталевих несучих будівельних конструкції із різною зведеною товщиною металу від товщини шару вогнезахисного облицювання з гіпсокартонних плит.

2. Визначено мінімальні значення товщини шарів гіпсокартонних плит для забезпечення межі вогнестійкості у діапазоні від 30 хв до 180 хв для сталевих несучих будівельних конструкції із зведеною товщиною металу від 2 мм до 20 мм.

3. Вперше виявлено залежності межі вогнестійкості перегородок з гіпсокартонних плит від їх товщини, а також густини (до 100 кг×м-3) та коефіцієнта теплопровідності (від 0,1 Вт×м-1×oC-1 до 0,3 Вт×м-1×oC-1) утеплювача, у разі його використання як внутрішнього шару перегородки.

4. Визначено значення мінімальної товщини перегородок із гіпсокартону з утеплювачем та без нього, за яких забезпечується значення межі вогнестійкості перегородок в діапазоні від 15 хв до 180 хв.

5. Визначено пожежонебезпечні властивості гіпсокартонних плит з різною товщиною шару. Отримано залежності проміжку часу до їх займання під дією теплових потоків поверхневою густиною від 30 кВт×м-2  до 50 кВт×м-2. Встановлено відсутність займання гіпсокартонних плит з нанесеним на їх поверхню шаром гіпсової шпаклівки товщиною 2 мм, за умови дії теплового потоку поверхневою густиною 50 кВт(м-2 протягом 900 с, що відповідає вимогам ДСТУ Б В.1.1-2 (ГОСТ 30402) до матеріалів групи займистості В1.

Експериментально встановлено відсутність поширення полум’я поверхнею гіпсокартонних плит під дією теплового потоку густиною менше 30 кВт(м-2, що відповідає вимогам ГОСТ 12.1.044-89 до матеріалів, які повільно поширюють полум’я поверхнею.

Експериментально встановлено, що під дією теплових потоків поверхневою густиною від 20 кВт(м-2 до 45 кВт(м-2 коефіцієнт димоутворення гіпсокартону не перевищує значення 10 м2(кг-1, що обумовлює його віднесення до матеріалів з малою димоутворювальною здатністю за ГОСТ 12.1.044-89.

Теоретично розраховано та експериментально визначено, що показник токсичності продуктів горіння гіпсокартонних плит за ГОСТ 12.1.044-89 дорівнює 0,8 та 0,56 від середньосмертельної концентрації у режимах випробувань полуменевого горіння та тління відповідно, що відповідає обов’язковій умові їх застосування як вогнезахисних оздоблювальних матеріалів будівельних конструкцій.

6. Вперше виявлено, що збільшення товщини вогнезахисного шару гіпсокартонних плит до 70 мм не призводить до суттєвих кількісних змін класифікаційних параметрів їх горючості, займистості, поширення полум’я поверхнею, димоутворювальної здатності, токсичності продуктів горіння та віднесення матеріалу до більш пожежонебезпечних груп порівняно із визначеними для гіпсокартонних плит стандартної товщини 12,5 мм.

7. Визначено сферу застосування гіпсокартону як вогнезахисного оздоблювального матеріалу для конкретних типів будівельних конструкцій (колон, балок, протипожежних перегородок, вогнезахисних підвісних стель). Розроблено пропозиції з удосконалення нормативної бази щодо методів оцінювання вогнезахисної здатності покриттів та облицювань для будівельних конструкцій, які використано в ДСТУ Б В.1.1-8:2003 Підвісні стелі. Метод випробування на вогнестійкість та проектах національних стандартів "Колони. Метод випробування на вогнестійкість", "Вогнезахисні покриття для будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення вогнезахисної здатності", "Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість".

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Ройтман М.Я. Противопожарное нормирование в строительстве. - М.: Стройиздат, 1985. - 390 с.

2. Бартелеми Б., Крюппа Ж. Огнестойкость строительных конструкций: Пер. с франц. Под ред. В.В. Жукова.- М.: Стройиздат, 1985. - 120 с.

3. Романенков И.Г., Зигерн-Корн В.Н. Огнестойкость строительных конструкций из эффективных материалов. - М.: Стройиздат, 1984. - 240 с.

4. Драйздейл Д. Введение в динамику пожаров. - М.: Стройиздат, 1990. – 424 с.

5. Кошмаров Ю.А., Башкирцев М.П. Термодинамика и теплопередача в пожарном деле. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1987. - 444 с.

6. Основы пожарной теплофизики / М.П. Башкирцев, Н.Ф. Бубырь, Н.А. Минаев и др.; Под ред. М.П. Башкирцева. - М.: Стройиздат, 1984. - 200 с.

7. Ройтман В.М. Инженерные решения по оценке огнестойкости проектируемых и реконструируемых зданий. / Ассоциация Пожарная безопасность и наука. М., 2001. – 382 с.

8. Державні будівельні норми: ДБН В.1.1-7-2002 Пожежна безпека об’єктів будівництва. [Чинні від 2003-05-01] К.: Укрархбудинформ, 2002. – 21 с.

9. Пропозиції щодо протипожежного захисту та безпечної експлуатації у випадках надзвичайних ситуацій висотних житлових і громадських будинків, торгових та виставкових центрів, на які відсутні норми проектування. / Наказ Держбуду та МНС України від 10.12.2004 р. № 238/225.

10. ДСТУ 3855-99 Пожежна безпека. Визначення пожежної небезпеки матеріалів та конструкцій. Терміни та визначення. [Чинний від 2000-01-01] – К.: Держстандарт, 1999. – 23 с.

11. ENV 13381-4:2002 Test methods for determining the contribution to the fire resistance of structural members - Part 4: Applied protection to steel members.

12. Нормы пожарной безопасности. Огнезащитные составы для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности. НПБ 236-97 / ВНИИПО МВД РФ. - М., 1997. - 37 с.

13. Зенков Н.И. Строительные материалы и поведение их в условиях пожара. - М.: ВИПТШ МВД СССР, 1974. - 176 с.

14. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н. Зашита строительных конструкций от пожара // Архитектура, строительство, дизайн. - 1998. - № 7. - С. 86-87.

15. Колганова М.Н., Левитес Ф.А. Огнезащитные пропиточные составы на основе аммофоса // Пожарная опасность веществ и технологических процессов: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1988. - С. 23-27.

16. Способы и средства огнезащиты древесины. Руководство. - М.: ВНИИПО МВД РФ, 1994. - 51 с.

17. Рекомендации по применению огнезащитных покрытий для деревянных конструкций / ЦНИИСК им. Кучеренко. - М.: Стройиздат, 1983. - 25 с.

18. Рекомендации по защите бетонных и железобетонных конструкций от хрупкого разрушения при пожаре. - М.: Стройиздат, 1979. - 21 с.

19. Милованов А.Ф. Огнестойкость железобетонных конструкций. - М.: Стройиздат, 1986. – 224 с.

20. Милованов А.Ф. Стойкость железобетонных конструкций при пожаре. - М.: Стройиздат, 1998. - 304 с.

21. Страхов В.Л., Крутов А.М., Давыдкин Н.Ф. Огнезащита строительных конструкций / Под ред. Ю.А. Кошмарова. - М.: Информационно-издательский центр ТИМР, 2000. - 433 с.

22. Голованов В.И., Пехотиков А.В., Павлов В.В., Эффективные способы огнезащиты железобетонных конструкций туннельных сооружений и методы их оценки // Материалы науч.-практ. конф. “Пожарная безопасность много-функциональных и высотных зданий и сооружений”. - Ч.1. - М.: ВНИИПО МЧС РФ, 2005. – С. 180-182.

23. Рекомендации по применению огнезащитных материалов и составов для металлических конструкций / ЦНИИСК им. Кучеренко, 1988. - 60 с.

24. Трушин В.А. Конструктивные способы повышения огнестойкости металлических конструкций зданий и сооружений // Обеспечение огнестойкости зданий и сооружений при применении новых строительных материалов и конструкций: Сб. науч. тр. - М.: Моск. Дом н.-т. проп., 1988. - С. 62-71.

25. Трушин В.А., Maтлис B.C., Кузьмичев И.И. Способы повышения огнестойкости строительных конструкций промышленных зданий и сооружений // Пожарная профилактика: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1982. - С. 142-151.

26. Климушин Н.Г. Пожарная безопасность зданий из легких металлических конструкций. – М.: Стройиздат, 1990. - 112 с.

27. Трушин В.А., Матлис В.С., Кузмичев И.И. Способы повышения огнестойкости строительных конструкций промышленных зданий и сооружений // Пожарная профилактика: Сб. науч. тр. – М.: ВНИИПО МВД СССР, 1982. – С. 142-151.

28. Пассивная огнезащита строительных конструкций и материалов / Кривцов Ю.В., Ладыгина И.Р., Булах О.Н., Постникова М.В. – М.: ВНИИПО. Пожарная профилактика, 1996. – 45 с.

29. Огнезащита материалов и конструкций: Справочник – М.: Спецтехника, 2002. – 240 с., (Серия “Пожарная безопасность предприятия”).

30. Руководство по выполнению огнезащитных и теплоизоляционных штукатурок механизированным способом. - М.: Стройиздат, 1997. - 43 с.

31. Пособие по определению пределов огнестойкости конструкций, пределов распространения огня по конструкциям и групп возгораемости материалов. ЦНИИСК им. Кучеренко. - М.: Стройиздат, 1985. - 56 с.

32. Романенков И.Г., Левитес Ф.А. Огнезащита строительных конструкций. - М.: Стройиздат, 1991. - 320 с.

33. Применение комплексного огнезащитного вспучивающегося покрытия ВПМ-3 для повышения предела огнестойкости стальных строительных конструкций: Руководство / ВНИИПО МВД СССР. - М., 1985. - 24 с.

34. Гусев А.А., Ягунина Л.А., Пищалко Г.А. Новые виды огнезащитных покрытий для металла // Обеспечение огнестойкости зданий и сооружений при применении новых строительных материалов и конструкций: Сб. науч. тр. - М.: Моск. Дом н.-т. проп., 1988. - С. 86-93.

35. Состав для покрытия огнезащитного вспучивающегося “Эндотерм ХТ-50”: ТУ У 13481691.01-97. – К., 1997. – 9 с.

36. Покрытие огнезащитное вспучивающееся ОВК-2. Технические условия: ТУ 21-31-04-85. – 2-е издание. – Львов: НПП “Громада”, 1994. – 14 с.

37. Герке Л.Е., Романенков И.Г., Поздняков В.И. Противопожарная зашита общественных зданий из легких металлических конструкций // Общественные здания: Сб. науч. тр. - М.: ЦНТИ Госгражданстроя, 1988. - С. 14-22.

38. Голованов В.И., Павлов В.В., Пехотиков А.В. Обеспечение огнестойкости несущих строительных конструкций. // Пожарная безопасность. М.: ВНИИПО МЧС РФ. - 2002. - № 3 - С. 48-57.

39. Научно-технический прогресс в пожарной охране / Юрченко Д.И., Аверин Ю.Ф.,  Антонов А.В. и др. / Под ред. Д.И. Юрченко. – М.: Стройиздат, 1987. - 376 с.

40. Огнезащита стальных несущих конструкций покрытием ОПВ-180 (Свердловская технология) / Шариков В.Ю., Щелкунов В.И., Савкин Н.П., Гольдштейн Е.И. // Огнестойкость строительных конструкций и безопасность людей при пожарах: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991. - С. 34-37.

41. Огнезащитная способность вермикулитового покрытия / Ружинский А.В., Щелкунов В.И., Савкин Н.П., Муромцев В.А. // Огнестойкость строительных конструкций и безопасность людей при пожарах: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991. - С. 32-34.

42. Заявка 2030182 Германия, МПК 7 Е04В1/94 Feuerhemmende Formteile entsprechend Brandschutzverordnung (Lafarge-Gips-Fireblocker). LAFARGE Gips GmbH, 61440 Oberursel, DE. № 20301820.6; Заявл. 05.02.2003; Опубл. 21.08.2003.

43. Гипсокартонные листы – огнезащитная облицовка несущих металлических конструкций производственных зданий и сооружений / Покровский Ю.В., Трушин В.А., Федоров В.В. и др. // Промышленное строительство. - 1984. - № 1. – С. 29-32.

44. Шариков В.Ю., Щелкунов В.И., Карчевская В. М. Колонны с огнезашитой гипсоволокнистыми листами // Огнестойкость строительных конструкций и обеспечение пожарной безопасности людей и материальных ценностей: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1989. - С. 75-77.

45. Кирюханцев Е.Е., Гаращенко А.Н., Давыдкин Н.Ф. Прогрессивный метод огнезашиты строительных конструкций // Монтажные и специальные работы в строительстве. - 1998. - № 1. - С. 18-24.

46. Шариков В.Ю., Щелкунов В.И., Карчевская В.М. Огнезащита стальных несущих конструкций комбинированными облицовками // Обеспечение пожарной безопасности зданий, сооружений и населенных пунктов: Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1990. - С. 32-35.

47. Циприанович И.В., Старченко А.Ю. Комплектные системы сухого строительства. / К.: изд. ОАО “Мастера”, 1999. – 192 с.

48. ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробування на вогнестійкість. Загальні вимоги. [Чинний від 1999-03-01] – К.: Укрархбудинформ, 1999. – 21 с.

49. ГОСТ 30247.0-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие положения. - М.: Изд-во стандартов, 1994. - 10 с.

##### 50. ГОСТ 8239-89 Двутавры стальные горячекатаные. Сортамент. - М.: Изд-во стандартов, 1990. - 16 с.

51. ГОСТ 26020-83 Двутавры стальные горячекатаные с параллельными гранями полок. Сортамент. - М.: Изд-во стандартов, 1983. - 11 с.

52. Методика випробувань несучих металевих конструкцій з вогнезахисним покриттям та облицюванням на вогнестійкість. Український НДІ пожежної безпеки МНС України. К., 2001. – 21 с.

53. EN 1363-1: 1999 Fire resistance tests - Part 1: General requirements.

54. EN 1363-2: 1999 Fire resistance tests – Part 2: Alternative and additional procedure.

55. Розробити проект змін та доповнень до ДСТУ Б В.1.1-4-98 Захист від пожежі. Будівельні конструкції. Методи випробування на вогнестійкість. Загальні вимоги: Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0101U006832; Інв. № 0203U000443 - К., 2002. – 108 с.

56. Оцінка вогнестійкості будівельних конструкцій і протипожежних перешкод. / Харченко І.О., Новак С.В., Довбиш А.В., Нефедченко Л.М. // Будмайстер. – 2006. - № 10(230). - С. 38-40.

57. Анализ методик выбора толщин огнезащитных покрытий для обеспечения заданной огнестойкости металлических строительных конструкций. / Круковський П.Г., Новак С.В., Харченко І.О., Цвіркун С.В. // Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції рятувальників “Актуальні проблеми цивільного захисту”,  27-28 жовтня 2004 року. Київ. - С. 110-112.

58. Розробити проект державного стандарту України “Вогнезахисні покриття для металевих конструкцій. Методи випробувань”. Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0104U008593; Інв. № 0105U006451 – К., 2005. – 340 с.

59. Цвиркун С.В., Круковский П.Г., Новак С.В. Методы оценки огнезащитной способности покрытий металлических строительных конструкций. // Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної конференції “Пожежна безпека - 2005” (УкрНДІПБ МНС України, м. Київ, 2005 р.) С. 320-321.

60. Круковский П.Г., Цвиркун С.В. Особенности и сравнение методик огнезащитной способности покрытий металлических конструкций // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2006. - № 1(13). - С. 13-23.

61. Страхов В.Л., Гаращенко А.Н., Рудзинский В.П. Математическое моделирование работы и определение комплекса характеристик вспучивающейся огнезащиты. // Пожаровзрывобезопасность. – 1997. - № 3. - с. 21-30.

62. Оптимизация огнезащиты строительных конструкций / Страхов В.Л., Гарашенко А.Н., Крутов A.M. и др. // Пожаровзрывобезопасность. - 1997. - № 1. - С. 26-35.

63. Страхов В.Л, Гаращенко А.Н., Рудзинский В.П. Математическое моделирование работы огнезащиты, содержащей в своем составе воду // Пожаровзрывобезопасность. - 1998. - № 2. - С. 12-19.

64. Круковский П.Г. Разработка и исследование методов решения обратных и инверсных нелинейных нестационарных задач теплопроводности для некоторых высокофорсированных процессов теплообмена: Дис… канд. техн. наук: 01.04.14. – К., 1979 – 202 с.

65. Новак С.В., Харченко І.О., Круковский П.Г. Оптимизация параметров огнестойких конструкций методами математического моделирования процессов теплообмена. / Пожарная безопасность – 95: Материалы ХІІІ Всероссийской науч.-практ. конф. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1995. – 419 с.

66. Круковский П.Г. Обратные задачи тепломассопереноса. Киев: Ин-т техн. теплофизики НАН Украины, 1998. – 224 с.

67. Krukovsky P.G. Heat and Mass Transfer Inverse Problems (General Engineering Approach),- Kiev, Institute of Engineering Thermophysics of National Academy of Sciences of Ukraine, 1998. - 224 p.

68. Новак С.В. Математическое моделирование процессов теплообмена в огнестойких конструкциях: Дис… канд. техн. наук: 05.14.05. – Харьков, 1996 – 183 с.

69. Новак С.В., Харченко І.О., Круковский П.Г. Сучасні методи оцінки вогнестійкості будівельних конструкцій. / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції “Пожежна безпека - 2001” Зб. Наукових праць. – П 32 Львів: СПОЛОМ, 2001. – 508 с.

70. Круковский П.Г., Новак С.В., Цвиркун С.В. Определение теплофизических характеристик огнезащитніх материалов по экспериментальным данным огневых испытаний. // Сборник тезисов докладов ІІІ Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация”. - Минск. - 2005. - Том 1. - С.274-277.

71. Волохатых В.З., Гавриков Н.Ф., Никитин А.К. Огнестойкость перегородок из листовых материалов // Пожарное дело. – М., 1987. – С.24.

72. Никитин А.К., Волохатых В.З. Огнезащитная способность листовых и плитных материалов // Противопожарная защита зданий и сооружений. Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД РФ, 1992. - С. 15 - 18.

73. Гавриков Н.Ф., Никитин А.К. Огнестойкость перегородок с обшивками из листовых материалов. // Огнестойкость строительных конструкций и безопасность людей при пожаре. Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991. - С. 3 - 8.

74. Перечень строительных конструкций, изделий и материалов, испытанных по показателям пожарной опасности. // Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций. Минск, 2001. – 32 с.

75. СТ СЭВ 1000-88 Пожарная безопасность в строительстве. Строительные конструкции. Метод испытания на огнестойкость.

76. ГОСТ 9573-82 Плиты прошивные  из минеральной ваты теплоизоляционные на синтетическом связующем. Технические условия. М.: Изд-во стандартов, 1982. - 9 с.

77. ДСТУ Б В.2.7-95-2000 (ГОСТ 6266-97) Будівельні матеріали. Листи гіпсокартонні. Технічні умови. – [Чинний від 1999-04-01] К.: Укрархбудинформ. - 2000. – 21 с.

78. Листи гіпсокартонні: ТУ УВ.2.7-24577862.001-98. – К., 1999. – 22 с.

79. ГОСТ 6266-89 Листы гипсокартонные. Общие требования. М.: Изд-во стандартов, 1989. - 12 с.

80. ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции. - М.: Изд-во стандартов, 1994. - 12 с.

81. EN 1364-1: 1999 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 1: Walls.

82. DIN 4102-4/A1 Fire behaviour of building materials and building components - Part 4: Synopsis and application of classified building materials, components and special components.

83. Методика випробувань будівельних огороджувальних конструкцій на вогнестійкість. Український НДІ пожежної безпеки МНС України, 2002. - 14 с.

84. ГОСТ 12.1.044-89 ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения. – Взамен  ГОСТ 12.1.044-85; введ. 01.01.91.- М.: Изд-во стандартов, 1990. - 143 с.

85. ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования. – Ввзамен ГОСТ 12.1.004-85; введ. 01.07.92. М.: Изд-во стандартов, 1991. - 78 с.

86. Провести дослідження статистичних даних про пожежі та наслідки від них в Україні за 2005 рік та спрогнозувати основні показники статистики пожеж на 2006 рік. Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0105U005092, Інв. № 0206U004985 – К., 2006. – 444 с.

87. Якименко О.П., Скоробагатько Т.М. Статистика пожеж. Стан з пожежами та наслідки від них в Україні за 5 місяців 2006 р. // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2006. - № 1(13). - С.139-144.

88. Шафран Л.М, Харченко І.О. Гармонизация методов оценки токсичности продуктов горения полимеров с международными требованиями // Современные проблемы токсикологии. - № 3. – К. : ИИО „Медицина України”, 2003. - С. 10-15.

89. Шафран Л.М., Селіваненко М.Г., Довбиш А.В. Токсичність продуктів горіння будівельних матеріалів – крітерії і методи оцінки. / Будівництво України. – 2005. - № 8 - С. 15-17.

90. Довбиш А.В., Шафран Л.М. Дослідження показників пожежної небезпеки оздоблювальних та облицювальних матеріалів // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2004. - № 1(9). - С.128-134.

91. Комплексна оцінка вогнезахисних та пожежонебезпечних властивостей оздоблювальних та облицювальних будівельних матеріалів. / Нехаєв В.В., Харченко І.О., Новак С.В., Довбиш А.В. // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2003. - № 1(7). - С.35-39.

92. Пожарная опасность строительных материалов / Баратов А.Н., Андрианов Р.А., Корольченко А.Я. и др.; Под ред. А.Н. Баратова., - М.: Стройиздат, 1988. - 380 с.

93. BS 476-4:1970 Fire tests on building materials and structures. Non-combustibility test for materials.

94. BS 476-6:1989 Fire tests on building materials and structures. Method of test for fire propagation for products.

95. BS 476-7:1997 Fire tests on building materials and structures. Method of test to determine the classification of the surface spread of flame of products.

96. DIN 4102-1: 1998 Fire behaviour of building materials and elements - Classification of building materials - Requirements and testing.

97. NFPA 255 Standard Method of Test of Surface Burning Characteristics of Building Materials.

98. prEN 13501-1 Fire classification of construction products and building elements – Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests.

99. Смирнов Н.В., Дудеров Н.Г. Перспективы развития методов оценки пожарной опасности материалов и средств защиты // Юбилейный сборник трудов Всероссийского научно-исследовательского института противопожарной обороны. – М.: ВНИИПО МВД РФ, 1997. – С. 206-231.

100. Смирнов Н.В. Прогнозирование пожарной опасности строительных материалов. Совершенствование методологии исследований и испытаний, классификации и нормирования. // Пожарная безопасность. М.: ВНИИПО МЧС РФ, 2002. - № 3 - С. 58-67.

101. Commission Decision of 9 September 1994 implementing Article 20 of Directive 89/106/EEC on construction products // Official Journal of  the European Communities. – No. L241/25.

102. Interpretative Document Essential Requirement № “Safety in Case of Fire” // Official Journal of the European Communities. - № C 62. – Vol. 37, 28.2.94.

103. ISO 1182:2002 Reaction to fire tests for building products -- Non-combustibility test.

104. ISO/TR 11925-1:1999 Reaction to fire tests -- Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame -- Part 1: Guidance on ignitability.

105. EN ISO 11925-2 Reaction to fire tests for building products Part 2: Ignitability when subjected to direct impingement of flame.

106. ISO 11925-3:1997 Reaction to fire tests -- Ignitability of building products subjected to direct impingement of flame -- Part 3: Multi-source test.

107. EN ISO 1716:2002 Reaction to fire tests for building products - Determination of the heat of combustion.

108. EN ISO 9239-1:2002 Reaction to fire tests for floorings - Part 1: Determination of the burning behaviour using a radiant heat source.

109. Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений: СНиП – II-А.5-70 / М.: Госстрой СССР.

110. Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений: СНиП – II-2-80 / М.: Госстрой СССР.

111. СТ СЭВ 2437-80 Пожарная безопасность в строительстве. Возгораемость строительных материалов. Метод определения группы трудносгораемых материалов.

112. СТ СЭВ 382-76 Противопожарные нормы строительного проектиро-вания. Испытание строительных материалов на возгораемость (горючесть). Определение группы несгораемых материалов.

113. Строительные нормы и правила. Противопожарные нормы: СНиП 2.01.02-85 / М.: Госстрой СССР.

114. Провести дослідження впливу складу полімерних композицій на показники пожежної небезпеки та розробити пропозиції щодо комплексної оцінки пожежної небезпеки цих матеріалів. Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0101U007808; Інв. № 0103U000444 – К., 2002. – 597 с.

115. Про пожежну безпеку: Закон України від 17.12.93 // Відомості Верховної ради України – 1999.- № 20-21.-Ст. 190.

116. ДСТУ Б В.2.7-19-95 (ГОСТ 30244-94) Матеріали будівельні. Методы випробувань на горючість. [Чинний від 1996-09-01] – К.: Укрархбудинформ. - 1996. – 26 с.

117. ДСТУ Б В.1.1-2-97 (ГОСТ  30402-97) Материали будівельні. Метод випробувань на займистість. [Чинний від 1998-01-01] – К.: Укрархбудинформ. - 1997. – 28 с.

118. ДСТУ Б В.2.7-70-98 (ГОСТ 30444-97) Материали будівельні. Метод випробувань на поширення полум’я. [Чинний від 1999-01-01] – К.: Укрархбудинформ. - 1999. – 11 с.

119. Новак С.В., Довбиш А.В., Нефедченко Л.М. Випробування на пожежну небезпеку будівельних матеріалів згідно з ДБН В.1.1-7-2002. / Матеріали науково-практичних конференцій та круглих столів проведених під час виставки-презентації МНС (Національний комплекс „Експоцентр України” 26-29 квітня 2004).

120. Харченко І.О., Новак С.В., Довбиш А.В. Класифікація будівельних матеріалів за показниками пожежної небезпеки згідно з ДБН В.1.1-7-2002 / Будмайстер. К.: 2003.- № 8 - С. 34-35.

121. Державні будівельні норми: ДБН В.2.2-9-99 „Громадські будинки та споруди. Основні положення”. [Чинні від 2000-01-01] К.: Укрархбудинформ. - 2000. – 29 с.

122. Зміни нормативних документів, що діють у галузі будівництва (у зв’язку з введенням у дію ДБН В.1.1-7-2002). К.: Укрархбудинформ. - 2005. – 47 с.

123. Новак С.В., Харченко І.О., Круковский П.Г. Определение теплофизических характеристик огнезащитных покрытий по данным нескольких испытаний на огнестойкость // Сборник докладов междунар. конф. Идентификация динамических систем и обратные задачи, Москва – Санкт-Петербург, 1998, с. 323-326.

124. Визначення вогнезахисної здатності гіпсокартону ГКЛО ТУ У В.2.7-24577862.001-98 виробництва ЗАТ з іноземними інвестиціями “Строймак Кнауф ”(Україна) для облицювання несучих сталевих конструкцій. Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0101U007808; Інв. № 1243 – К., 2003. – 12 с.

125. Новак С.В., Довбиш А.В. Вогнезахисна здатність гіпсокартонних плит для сталевих будівельних конструкцій // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2004. - № 2(10). - С.102-105.

126. Харченко І.О., Новак С.В., Довбиш А.В. Оцінка вогнезахисних власти-востей гіпсокартонних листів. / Пожежна безпека. К. - 2003, № 7 (46) - С. 26-27.

127. Харченко І.О., Новак С.В., Довбиш А.В. Визначення пожежонебезпечних та вогнезахисних властивостей оздоблювальних та облицювальних матеріалів з урахуванням вимог ДБН В.1.1-7-2002. / Будмайстер. К. – 2003. - № 12 - С. 38-39.

128. Sergey Novak, Andrey Dovbish FIRE-PROTECTIVE ABILITY OF THE GYPSUM BOARD COATING FOR STEEL COLUMNS AND BEAMS // V Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Pożarowe Budowli. Warszawa-Miedzeszyn 14-16 listopada 2005 г. C.249-258.

129. Новак С.В., Довбиш А.В. Характеристика вогнезахисної здатності облицювання гіпсокартонних плит ГКПО для сталевих колон та балок // Науковий вісник будівництва. Х.: ХДТУБА, 2005. - Вип. 31. - С.323-332.

130. Новак С.В., Довбиш А.В. Огнезащитная способность гипсокартонных плит. // Сборник тезисов докладов ІІІ Международной научно-практической конференции “Чрезвычайные ситуации: Предупреждение и ликвидация”. - Минск. - 2005. - Том 3. - С.197-199.

131. Круковский П.Г. Универсальный программно-методический подход к решению обратных задач тепломассопереноса (программа FRIEND) // Идентификация динамических систем и обратные задачи. Труды междунар. конф., Санкт-Петербург, 1994, т. 1, - с. А.8.1 – А.8.12.

132. Новак С.В., Довбиш А.В. Вогнезахисна здатність гіпсокартонних плит ГКПО для перегородок // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2005. - № 2(12). - С.51-59.

133. Новак С.В., Довбиш А.В Вогнестійкість багатошарових перегородок з гіпсокартонних плит // Природничі науки та їх застосування в діяльності служб цивільного захисту: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Черкаси: ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 2006. С.87-89.

134. Новак С.В., Довбиш А.В. Вогнезахисна здатність гіпсокартонних плит для ненесучих внутрішніх стін // Матеріали VII всеукраїнської науково-практичної конференції “Пожежна безпека - 2005” (УкрНДІПБ МНС України, К. - 2005 р.), С.335-337.

135. Довбиш А.В., Новак С.В. Гіпсокартонні перегородки підвищеної вогнестійкості // Науковий вісник будівництва. Х.: ХДТУБА, 2006. - Вип. 36. - С. 77-81.

136. Результати випробувань речовин та матеріалів на пожежну небезпеку. / Інформаційний лист УкрНДІПБ МНС України. К., 2005. - № 10. – 88 с.

137. Стебунов С.В. Исследование пожароопасных свойств лакокрасочных покрытий. Автореф. дис…канд. техн. наук: 05.26.03 / Академия Государственной противопожарной службы МЧС РФ. – М., 2006. – 21 с.

138. Ани Э.В., Кулев Д.Х. Режимы испытаний материалов на дымообразующую способность. // Современные методы определения пожаровзрывоопасности веществ и материалов. Сб. науч. тр. - М.: ВНИИПО МВД СССР, 1991. - С. 83 - 85.

139. Абрамов О.О. Дослідження димоутворення матеріалів. // Пожежна безпека. К. – 1997. - № 6. - С. 25-27.

140. Долішній Ю.В. Дослідження впливу густини теплового потоку на димоутворювальну здатність будівельних матеріалів // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2005. - № 2(12). - С. 126-128.

141. Довбиш А.В., Селіваненко М.Г., Оцінка пожежної небезпеки  гіпсокартонних листів згідно з вимогами державних будівельних норм (ДБН В.1.1-7-2002) // Гігієна населених місць. Зб. наук. пр. інституту гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзеєва АМН України. - 2004. - Вип. 44. - С.187-193.

142. Методика випробувань підвісних стель на вогнестійкість. Український НДІ пожежної безпеки МНС України. К., 2001. – 21 с.

143. ДСТУ Б В.1.1-9:2003 Підвісні стелі. Метод випробувань на вогнестійкість. [Чинний від 2004.04.01] – К.: Укрархбудинформ, 2004. – 8 с.

144. ISO-TR 6167 Fere-resistance tests. Contribution made by suspended ceilings to the protection of steel beams in floor and roof assemblies.

145. EN 1364 - 2: 1999 Fire resistance tests for non-loadbearing elements - Part 2: Ceilings.

146. Дослідження вогнестійкості підвісних стель. / Харченко І.О., Новак С.В., Довбиш А.В., Нефедченко Л.М., Абрамов О.О. // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2003. - № 2(8). - С.65-69.

147. ПНАЭ Г-9-027-91 “Правила проектирования систем аварийного электроснабжения атомных станций”.

148. Дослідження вогнестійкості кабельних ліній. / Новак С.В., Харченко І.О., Коваленко В.В., Довбиш А.В., Спірідончев М.О. // Науковий вісник УкрНДІПБ. К.: УкрНДІПБ, 2005. - № 1(11). - С.52-57.

149. Методика випробувань кабельних ліній на вогнестійкість. Український НДІ пожежної безпеки МНС України. К., 2002. – 20 с.

150. ДСТУ Б В.1.1-11-2005 Захист від пожежі. Електричні кабельні лінії. Метод випробувань на вогнестійкість. [Чинний з 2006.01.01] – К.: Укрархбудинформ, 2005. – 9 с.

151. ГОСТ 12176-89 Кабели, провода и шнуры. Метод проверки на нераспространение горения. – Взамен  ГОСТ 12176-76; введ. 01.07.90.- М.: Изд-во стандартов, 1990. - 143 с.

152. Розробити проекти трьох державних стандартів України (ДСТУ) щодо випробувань кабелів та проводів на поширення вогню (Гармонізація з ІЕС 332-1, ІЕС 332-2, ІЕС 332-3). Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0101U006831; Інв. № 0203U000368 – Київ, 2002. – 884 с.

153. Розробити проект державного стандарту України “Колони. Метод випробувань на вогнестійкість з урахуванням основних положень європейського стандарту EN 1365-4:1999”. Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0104U000544; Інв. № 0205U006111 – Київ, 2005. – 118 с.

154. Розробити проект державного стандарту України “Перегородки. Метод випробування на вогнестійкість”. Звіт про науково-дослідну роботу. / Український НДІ пожежної безпеки МНС України. № держреєстрації 0104U010619; Інв. № 0205U006394 – Київ, 2005. – 135 с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html