СОДЕРЖАНИЕ

С.

ВВЕДЕНИЕ	4

- Проблемы связанные с наличием сероводорода в углеводородном сырье	10

  - Экологическая опасность сернистых соединений 	10

  - Коррозионная агрессивность сернистых соединений	16

  - Современный технологический уровень очистки газов от сероводорода 20

    - Общая характеристика и анализ процессов очистки углеводородных газов	20

      - Хемосорбционные процессы очистки газов	21

      - Процессы очистки газов с использованием физических растворителей	24

      - Процессы очистки газов с применением химических

и физических абсорбентов	26

      - Адсорбционные процессы очистки газов	27

      - Жидкие окислительные процессы очистки газов 	29

    - Аппаратурное оформление процессов очистки

углеводородных газов	  31

    - Основные тенденции в развитии технологии очистки газов

от сероводорода	34

Выводы к 1 главе	38

- Исследования процессов нейтрализации сероводорода и поглотительных свойств окислителей	  38

  - Физико-химические принципы исследования нейтрализации сероводорода	40

  - Исследования нейтрализующих свойств гидроксида

трехвалентного железа	45

  - Исследование процесса окисления сульфидов железа

кислородом воздуха	  55

  - Исследование нейтрализующих свойств различных гидроксидов железа в зависимости от способов их получения	59

  - Исследование нейтрализующей способности комплекса трехвалентного железа	60

  - Исследование нейтрализующих свойств хроматов к сероводороду	66

Выводы к 2 главе	68

- Исследование физико-химических и каталитических свойств соли

природного волгоградского бишофита	69

  - Исследование физико-химических свойств природного бишофита	71

  - Разработка раствора теплоносителя-антифриза

на основе природного бишофита	76

  - Определение каталитических свойств природного бишофита	82

Выводы к 3 главе	85

- Разработка состава окислительного поглотительного раствора

для селективной нейтрализации сероводорода	86

  - Определение состава поглотительного раствора-нейтрализатора сероводорода	 86

  - Экспериментальное изучение очищающей способности разработанного окислительного раствора	89

Выводы к 4 главе	96

- Разработка и испытание селективной технологии очистки углеводородных

газов от сероводорода	97

  - Разработка технологических основ окислительного процесса очистки

газов от сероводорода	97

  - Разработка технологической схемы сероочистной установки	102

    - Определение технологических параметров нестандартного оборудования		104

    - Описание технологической схемы сероочистной установки	112

  - Результаты промысловых испытаний новых технологий	116

  - Технико-экономические показатели	124

Выводы к 5 главе	127

Основные выводы по работе	128

Список использованной литературы	131

## Введение

Актуальность проблемы. Одним из основных направлений развития нефтегазовой промышленности сегодня является рациональное использование, подготовка и утилизация серосодержащей углеводородной продукции.

Современное состояние проблем, связанных с добычей, подготовкой и транспортированием углеводородных газов, ставит в ряд важнейших задач их очистку от кислых примесей, (в частности от сероводорода) вызывающих коррозию технологического оборудования и разрушение строительных конструкций. Очистку углеводородных газов от сероводорода необходимо производить в первую очередь по экологическим причинам из-за токсичности и агрессивности сероводорода и его производных для человека и окружающей среды. Кроме того, наличие сероводорода не позволяет использовать углеводородные газы в быту, а также в промышленности из-за отравления катализаторов применяемых в различных химических процессах. В настоящее время при разработке, строительстве и эксплуатации топливноэнергетических комплексов все более обостряются проблемы (экологические, технологические), связанные с наличием сероводорода в углеводородном сырье и продукции.

Это особенно проявляется при вводе в эксплуатацию сероводородсодержащих нефтегазовых месторождений, где низконапорные газы сжигаются и выбрасываются в атмосферу, что приводит к губительному загрязнению окружающей среды, нанося ей большой экологический ущерб. По России ежегодно сжигаются на факелах более 20 млрд. м3 попутных углеводородных газов.

С другой стороны, малосернистые углеводородные газы, часто без очистки от сероводорода подаются в качестве топлива на теплоэлектростанции, или подвергаются традиционным абсорбционным методам очистки с последующим дожиганием кислых газов и выбросом их в атмосферу в видедлалотоксичных окислов. Рост выбросов сернистых газов в окружающую среду с каждым годом становится все более угрожающим и к 2000 году мировой выброс сернистых соединений достигнет 700 млн. тонн в год.

Таким образом, в связи с непрерывно растущим спросом на углеводородный газ как на один из наиболее эффективных видов энергоносителей и химического сырья, а также в связи с ужесточением экологических требований к защите воздушного
бассейна, актуальной проблемой является изыскание новых подходов к вопросам очистки углеводородных газов от H2S.

Следовательно, возникает необходимость в создании мобильных, блочных установок сероочистки малой и средней производительности, на основе новой, экологически более безопасной, технически надежной и экономически эффективной технологии, отвечающей современным требованиям научно-технического прогресса для очистки как высоконапорных и высокосернистых, так и попутных и малосернистых газов.

Наряду с теоретическим и практическим значением, решение поставленных задач имеет, в первую очередь важное экологическое, а также экономическое народнохозяйственное значение, позволяющее сократить выбросы в атмосферу продуктов сжигания сернистых газов, расконсервировать и вовлечь в разработку газовые, газоконденсатные месторождения с малыми запасами серосодержащей углеводородной продукции, что существенно увеличит суммарные добывные возможности региона и страны.

В.Г. Диденко; И.И. Лурьева; В.В. Сайкина; Шабанова;

В решение теоретических и практических вопросов очистки газов от сероводорода значительный вклад внесли работы И.М. Астрелина; О.У. Бараева; Ю.Н. Волкова; И.А. Галанина; P.M. Гарифуллина; А.И. Гриценко;

Л.М. Зиновьевой; 3.0. Знака; Ф.Р. Исмагилова; В.И. Лазарева;

С.В. Набокова; В.И. Настека; P.P. Оленыча;	А.А. Плотникова;

Р.З. Сахабутдинова; Ю.И. Суетина; А.М.	Фахриева; А.Л.

Р.Е. Шестириковой; Н.И. Юркива и других.

Поскольку выбор технологии очистки газов от сероводорода в значительной степени определяется составом очищаемого газа, его объемами, экономической и экологической эффективностью, для решения поставленных задач целесообразно очистку газа проводить в промысловых условиях с применением окислительных составов, обладающих высокой нейтрализующей эффективностью, большой поглотительной способностью к сероводороду и возможностью нейтрализовать сероводород с получением элементарной серы и регенерироваться с получением первоначального состава.

Технология должна отличаться от подобных стабильной работой при очистке газов с любым содержанием сероводорода в широком температурном режиме, экологичностью, экономичностью, простотой и безопасностью в эксплуатации.

-б-

В настоящей диссертационной работе освещено общее состояние проблемы очистки углеводородных газов от сероводорода и предложена комплексная технология ее решения.

Цель работы. Исследование и разработка основ технологии селективной очистки углеводородных газов от сероводорода с целью снижения уровня загрязненности окружающей среды сернистыми соединениями на промышленных объектах.

Основные задачи работы:

- Разработка состава окислительного раствора для конверсии сероводорода в элементарную серу в широком температурном диапазоне, обладающего способностью регенерироваться.

- Разработка технологических основ окислительного метода очистки газов от сероводорода с применением прямоточного способа смешивания взаимодействующих фаз.

Методы решения поставленных задач:

- систематизация и анализ современных технологических процессов очистки углеводородных газов;

- экспериментальное исследование нейтрализующей способности сорбентов к сероводороду и разработка эффективного сочетания состава поглотительного раствора;

- экспериментальное исследование и испытание технологии очистки газов от сероводорода в промысловых условиях;

- обобщение результатов лабораторных и промысловых испытаний новой технологии.

Научная новизна работы:

- экспериментально установлено, что взвеси гидроксида трехвалентного железа Fe(OH)3l полученные из разбавленных растворов хлорного железа взаимодействием с гидроксидами щелочноземельных металлов, имеют наибольшую поглотительную способность к сероводороду. Наиболее активная форма дисперсного Fe(OH)3 получена при взаимодействии с суспензией гидроксида магния (МдОН)г;

- экспериментально установлено, что каталитические свойства природного (волгоградского) бишофита на 10-15% выше, по сравнению с ранее известными катализаторами (ZnCh, MgCh) в процессе нейтрализации сероводорода сорбентами на основе соединений трехвалентного железа;

- разработан состав поглотительного раствора для нейтрализации H2S (патент 2109553), содержащий одновременно два активных сорбента (дисперсный Fe(OH)3 и растворенный комплекс-железа FeL), выполняющий различные технологические задачи в среде раствора катализатора на основе природного бишо- фита. Состав обладает способностью нейтрализовать сероводород с высокой эффективностью в температурном режиме 263-323 К. с получением элементарной серы;

- экспериментально определены зависимости физико-химических свойств растворов природного бишофита от плотности и составных ингредиентов, на основе которых разработан водно-солевой низкозамерзающий теплоноситель (патент 2116326), обладающий низкой температурой замерзания до 221,5 К и малой коррозийной агрессивностью к различным металлам;

- разработаны технологические основы селективного способа очистки газов от сероводорода и установка для его осуществления, состоящая из двух раздельных и одинаковых модулей: нейтрализации сероводорода сорбентами и регенерации отработанных сорбентов кислородом, где каждый узел выполнен в виде жидкоструйного смесителя с ультразвуковым диспергатором и последовательно присоединенного трубопроводного змеевиковообразного абсорбера (патент 2116121).

Практическая ценность работы. В результате теоретических, экспериментальных и производных испытаний получена высокая эффективность и работоспособность новых технологических и технических решений в природоохранной области.

Внедрен поглотительный раствор-нейтрализатор сероводорода в промысловых условиях. Раствор показал высокую нейтрализующую эффективность к сероводороду в сложных природных условиях при температурах от 255 до 310 К. способность легко регенерироваться кислородом воздуха без изменения первоначального состава и без выделения токсичных и вредных веществ, при этом он отличается низкой температурой замерзания до 233 К и малой коррозионной активностью к технологическому оборудованию.

Внедрен теплоноситель-антифриз на основе природного бишофита, который показал высокую работоспособность как при низких (в качестве хладоносителя), так и при высоких температурах (в качестве теплоносителя). Применение нового раствора привело к улучшению тепловой производительности установки на 20-30% и снижению непроизводительных затрат на очистку и ремонт оборудования.

Внедрена компактная установка для очистки углеводородных газов от сероводорода, разработанная на основе конверсии сероводорода окислительным способом в элементарную серу, при последующей регенерации раствора кислородом воздуха и его возврата в замкнутый и непрерывный процесс очистки. Установка показала высокую технологичность и работоспособность в промысловых условиях с высокой степенью очистки (более 98%), что соответствует требованиям отечественных стандартов.

Разработана нормативно-техническая документация для практического внедрения в промысловой эксплуатации созданных технологий.

Реализация и внедрение результатов работы. На основе разработанных технологий в 1996-97 годах была смонтирована, испытана и пущена в эксплуатации опытная установка по очистке попутного нефтяного газа от сероводорода на Мака- ровском нефтегазосборном пункте Жирновского НГДУ ООО «ЛУКОЙЛ- Нижневолжскнефть».

Изложенные в диссертации результаты исследования использованы при составлении и разработке проектно-конструкторской документации и технологической схемы опытной сероочистной установки.

Результаты работы вошли в руководящие документы:

- Инструкция по эксплуатации Макаровской опытной сероочистной установки. РД-39р-0136201-16-98. Волгоград; 1998 г.

- Технологический регламент. Макаровская опытная сероочистная установка. РД-39.3р-0136202-18-98. Волгоград, 1998 г.

- Поглотительный раствор-нейтрализатор сероводорода. Технические условия. ТУ-2165-001 -00147507-96. Волгоград, 1996 г.

- Низкозамерзающий теплоноситель-хладоноситель «Бутрас». Технические условия. ТУ-2150-003-22474543-99. Волгоград, 1999 г.

Внедрение выполненных работ позволило сократить выбросы и сжигание попутного нефтяного газа на факелах и использовать очищенный газ в технологических нуждах промысла.

Апробация работы. Основное содержание работы доложено на: техническом совете при ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» (Волгоград, 1996 г.) и на ежегодных научно-технических и методических советах ДОАО «ВолгоградНИПИнефть».

Публикации: Основное содержание работы изложено в (6) печатных статьях, (5) научно-технических и исследовательских отчетах и (3) патентах Российской Федерации.

Объем и структура Диссертации. Диссертационная работа изложена на 139 страницах машинописного текста, и содержит 28 рисунков и 19 таблиц. Работа состоит из введения, пяти глав, основных выводов, списка использованной литературы. Список использованной отечественной и зарубежной литературы содержит 125 наименований.

На защиту выносятся:

- теоретические и экспериментальные результаты исследования физикохимических закономерностей нейтрализации сероводорода и процессов очистки серосодержащих углеводородных газов:

- экспериментальные результаты, характеризующие физико-химические и каталитические свойства природного бишофита в процессах нейтрализации сероводорода сорбентами на основе соединений трехвалентного железа;

- защищенные патентами состав для нейтрализации сероводорода, технологические основы селективного способа очистки углеводородных газов от H2S и установка для его осуществления.

Автор выражает искреннюю признательность и благодарность доктору технических наук Н.И. Юркиву за постоянную помощь, поддержку и научно-методическое руководство при выполнении работы, а также Булычеву Г.А., Догадиной Т.М., Зотье- вой З.Д., Иванову П.А., Малофееву В.И., Шмыгиной Н.Н. и Цигельницкому И.Г..

#### выводы

- Разработаны технологические основы способа селективной очистки углеводородных газов от сероводорода, где процесс очистки проходит в два взаимосвязанных, раздельных и последовательных этапа:

нейтрализация сероводорода сорбентами, путем диспергирования поглотительного раствора и сернистого газа с образованием газожидкостной мелкодисперсной смеси;

регенерация отработанных сорбентов кислородом, путем аналогичного смешивания раствора и атмосферного воздуха с образованием воздухожидкостной смеси.

- Определены принципы нормирования объемов воздуха для регенерации отработанных сорбентов и разработана номограмма для определения оптимального расхода атмосферного воздуха, необходимого для восстановления первоначального состава поглотительного раствора и его повторного использования.

- Разработана технологическая схема сероочистной установки, которая включает два идентичных узла нейтрализации и регенерации, где каждый выполнен в виде жидкоструйного смесителя, оборудованного ультразвуковым диспергатором, и последовательно присоединенного трубопроводного змеевиковообразного абсорбера.

- Проведены методические расчеты узлов и элементов технологической схемы, которые являются базовыми для создания блочного ряда различных по мощности сероочистных установок.

- Проведены анализ и обобщение результатов промысловых испытаний созданных техники и технологии, которые показывают их технологичность и работоспособность в сложных промысловых условиях, экономичность и простоту в эксплуатации, надежность сточки зрения техники безопасности и экологических требований.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПО РАБОТЕ

Полученные в работе наиболее важные результаты и вытекающие из них практические рекомендации по разработке и внедрению технологии селективных очистки углеводородных газов от сероводорода сводятся к следующему.

- Разработана методика, позволяющая получить более достоверные экспериментальные результаты, для изучения в различных физико-химических условиях процессов нейтрализации сероводорода и оценки эффективности сорбентов и составов нейтрализаторов сероводорода.

- Установлено, что взвеси гидроксида трехвалентного железа Fe(OH)3, полученные из разбавленных растворов хлорного железа взаимодействием с гидроксидами щелочноземельных металлов, имеют наибольшую поглотительную способность к сероводороду. Наиболее активная форма дисперсного Fe(OH)3 получена при взаимодействии с суспензией гидроксида магния.

- Установлено, что каталитические свойства природного (волгоградского) бишофита более чем на 15 % выше, по сравнению с ранее известными катализаторами (ZnCI_2, MgCL2) в процессах нейтрализации сероводорода окислительными сорбентами на основе соединений трехвалентного железа.

- Разработан, испытан и внедрен окислительный состав поглотительного раствора с двумя активными сорбентами ( растворенный комплекс железа FeL и дисперсный Fe(OH)3) в среде раствора катализатора на основе природного бишофита. Раствор способен работать с высокой нейтрализующей эффективностью к сероводороду в температурном режиме от 263 до 313 К. Состав поглотительного раствора прошел все стадии лабораторных, стендовых исследований и производственных испытаний. Для промышленного применения нового состава составлены технические условия” Поглотительный раствор - нейтрализатор сероводорода” ТУ 2165-002-00147507-96.

- Определены зависимости физико-химических свойств растворов природного бишофита от составных ингредиентов, на основе которых разработан, испытан и внедрен водно-солевой хладо-теплоноситель, обладающий: низкой температурой замерзания до 221,5 К; высокой температурой кипения до 393 К; низкими коррозионными характеристиками к различным конструкционным материалам; высокой объемной теплоемкостью и коэффициентом теплопередачи; очищающими свойствами отложения накипи и др. На раствор теплоносителя составлены технические условия ТУ 2150-003-22474543-99.

- Разработаны и экспериментально подтверждены технологические основы процесса селективной очистки газов от сероводорода и установка для его осуществления. Технология внедрена для очистки попутного нефтяного газа от сероводорода и показала высокую эффективность и работоспособность в сложных природных условиях, это при значительно малой металлоемкости, энергоемкости и низких эксплуатационных затратах, при этом эффективность очистки была достаточно высокой, что позволило получить экологически безопасный продукт как для бытовых, так и для технических нужд в соответствии с требованиями отечественных стандартов.

- Для промышленного внедрения техники и технологии составлены руководящие документы.

- Инструкция по эксплуатации Макаровской опытной сероочистной установки РД39р-0136201-16-98.

- Технологический регламент по эксплуатации Макаровской опытной сероочистной установки РД 39.3р-0136202-18-98.

- Определены принципы нормирования объемов воздуха для регенерации отработанных сорбентов и разработана номограмма для определения оптимального расхода атмосферного воздуха, необходимого для восстановления первоначального состава поглотительного раствора и его повторного использования.

- Внедрение новой техники и технологии для очистки углеводородных газов от сероводорода в Жирновском НГДУ ОАО “ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть” и использование очищенного газа в технологических нуждах промысла позволило улучшить экологические показатели промысла, повысить безопасность промысловых работ и увеличить технико-экономические показатели нефТегазосборного пункта в целом.

Широкое применение разработанных технологий для очистки сероводородсодержащих газов и, в частности, в промысловых условиях позволяет:

• сократить выброс в атмосферу сернистых соединений и защитить окружающую среду от вредного воздействия продуктов сжигания серосодержащих углеводородных газов;

- создать безопасные условия труда для рабочего персонала и благоприятные условия проживания для граждан;	.

- защитить производственное оборудование и строительные объекты от вредного воздействия сероводорода и сернистого ангидрида;

реконсервировать и вовлечь в разработку серосодержащие газовые, газоконденсатные и нефтегазовые месторождения с малыми и средними запасами сырья.

23