## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

ДОНБАССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ

На правах рукописи

Руденко Наталия Александровна

УДК 621.762.4.043

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО

ПРОЦЕССА ПРЕССОВАНИЯ ПОРОШКОВЫХ СМЕСЕЙ,

СОДЕРЖАЩИХ ПОРООБРАЗОВАТЕЛЬ

Специальность 05.03.05 – Процессы и машины обработки давлением

Диссертация на соискание учёной степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор

Лаптев Александр Михайлович

Краматорск – 2012

2

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 6

РАЗДЕЛ 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ,

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОРООБРАЗОВАТЕЛЕЙ И

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА ПОРИСТЫХ ПОРОШКОВЫХ

ИЗДЕЛИЙ (анализ состояния вопроса)....................................................... 13

1.1 Номенклатура и область применения пористых порошковых

проницаемых изделий……………………………………………………... 13

1.2 Технологические схемы подготовки исходных порошковых

материалов………………………………………………………………….. 16

1.3 Формование и спекание пористых изделий…………………… 19

1.4 Применение порообразователей при производстве пористых

проницаемых изделий……………………………………………………... 22

1.5 Особенности формования порошковых изделий с

различными порообразователями………………………………………… 24

1.6 Технологии производства многослойных пористых

изделий……………………………………………………………………… 26

1.7 Эксплуатационные свойства пористых порошковых

изделий……………………………………………………………………… 28

Выводы к разделу 1 32

РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЙ

ИССЛЕДОВАНИЙ………………………………………………………… 34

2.1 Методика определения характеристик порошковых

материалов…………………………………………………………………. 34

2.2 Подготовка порошковых смесей к прессованию……………... 38

2.3 Прессование образцов…………………………………………. 41

2.4 Удаление порообразователя…………………………………… 45

2.5 Спекание образцов……………………………………………… 47

2.6 Определение прочности порошковых образцов при

3

трехточечном изгибе……………………………………………………… 51

2.7 Исследование микроструктуры спеченных образцов………… 53

2.8 Методика определения проницаемости спеченных изделий… 54

2.9 Методы моделирования прессования порошков и

статистической обработки экспериментальных данных………………... 56

Выводы к разделу 2 57

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ…………… 58

3.1 Характеристика исходных порошковых материалов…………. 58

3.2 Прессование порошков и порошковых смесей……………… 70

3.2.1 Прессование порошков базовых материалов и

порообразователей………………………………………………………… 70

3.2.2 Влияние порообразователей на прессование порошковых

смесей……………………………………………………………………… 74

3.2.3 Влияние процентного содержания бикарбоната аммония

на прессование порошковых смесей……………………………………… 77

3.2.4 Прочность неспеченных прессовок из порошковых

смесей.............................................................................................................. 80

3.3 Удаление порообразователей из порошковых прессовок……. 81

3.4 Спекание и микроструктура порошковых прессовок………… 84

3.4.1 Микроструктура спеченных высокопористых изделий….. 84

3.4.2 Усадка при спекании прессовок спрессованных из

порошковых смесей железа и бикарбоната аммония……………………. 91

3.4.3 Влияние добавки порошка меди в базовую смесь на

процесс спекания высокопористых изделий 96

3.4.4 Прочность при изгибе спеченных высокопористых

изделий……………………………………………………………………… 101

3.5 Пористые двухслойные изделия с градиентной

структурой………………………………………………………………….. 102

3.6 Проницаемость высокопористых спеченных изделий……….. 105

3.6.1 Проницаемость однослойных образцов с разной

4

пористостью……………………………………………………………….. 105

3.6.2 Проницаемость двухслойных спеченных пористых

изделий……………………………………………………………………… 106

Выводы к разделу 3……………………………………………………….. 107

РАЗДЕЛ 4. КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРЕССОВАНИЯ

ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ……………………………………….. 111

4.1 Выбор программы и общие принципы компьютерного

моделирования прессования порошковых материалов…………………. 111

4.2 Определение кривой упрочнения основы порошковых

материалов…………………………………………………………………. 113

4.3 Влияние добавления порообразователя на распределение

плотности в порошковых прессовках……………………………………. 117

Выводы к разделу 4……………………………………………………….. 119

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮТЕХНОЛОГИИ

ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВЫСОКОПОРИСТЫХ ПОРОШКОВЫХ

ИЗДЕЛИЙ НА ОСНОВЕ ЖЕЛЕЗА………………………………………. 119

5.1 Исходные порошки……………………………………………… 119

5.2 Приготовление порошковых смесей…………………………… 120

5.2.1 Смешивание порошков железа и бикарбоната аммония… 120

5.2.2 Смешивание порошков железа, меди и бикарбоната

аммония……………………………………………………………………. 120

5.3 Прессование порошковых заготовок из смесей на основе

железа……………………………………………………………………… 120

5.3.1 Прессование заготовок для однослойных пористых

изделий……………………………………………………………………… 120

5.3.2 Прессование заготовок для двухслойных пористых

изделий с градиентной структурой……………………………………… 121

5.4 Удаление порообразователя из прессовки……………………. 121

5.5 Спекание высокопористых порошковых изделий на основе

железа……………………………………………………………………….. 122

5

5.6 Контроль качества высокопористых изделий на основе

железа……………………………………………………………………….. 122

5.7 Совершенствование оснастки для изготовления

многослойных пористых изделий с радиальным расположением слоев 123

Выводы к разделу 5……………………………………………………….. 125

ВЫВОДЫ…………………………………………………………………... 127

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………… 131

Приложение А. Статистическая обработка результатов

экспериментальных исследований..............................……………………. 144

Приложение Б. Технологическая карта изготовления высокопористых

порошковых изделий………………………………………………………. 150

Приложение В. Акты и справки по использованию результатов

диссертационной работы….………………………………………………. 151

6

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Высокопористые порошковые изделия занимают

особое место в промышленности, в том числе и среди номенклатуры деталей,

получаемых прессованием металлических порошков. В зависимости от

свойств исходных порошков и параметров технологии изготовления порис-

тые проницаемые изделия обладают широким диапазоном эксплуатационных

характеристик, что обеспечивает их широкое внедрение в различных отрас-

лях промышленности. Чаще всего для изготовления таких изделий применя-

ют технологию, включающую прессование порошков и спекание полученных

прессовок или спекание свободно засыпанных в керамический тигель по-

рошков. Достигаемый при этом уровень пористости (отношение объема пор

к общему объему изделия) не более 30–40 %, а размер пор не превышает

размера частиц используемого порошка.

В последнее время появилась потребность в изделиях с более высокой

пористостью (до 80 %) и крупными порами (до 500 мкм). Такие изделия на-

ходят применение в качестве фильтров, гасителей вибраций, звукопогло-

щающих элементов, анодов и катодов тепловых ячеек, а также при изготов-

лении медицинских имплантатов. Перспективным способом повышения по-

ристости и увеличения размера пор является применение порообразователей,

в качестве которых используются порошки различных органических мате-

риалов. После прессования смеси базового порошка и порошка порообразо-

вателя частицы последнего удаляются из прессовок испарением, термиче-

ским разложением или растворением в жидкости. В результате, в заготовках

образуются поры, размеры которых практически соответствуют размерам

частиц порообразователя, а объемное содержание пор отвечает количеству

порообразователя, добавленному в смесь.

Несмотря на то, что изготовление высокопористых изделий с примене-

нием порообразователей получает все большее распространение, этот про-

цесс остается недостаточно изученным. В частности, не исследовано влияние

7

вида порообразователя на процесс прессования порошковых смесей, не опре-

делено влияние давления прессования на прочность прессовок и усадку в

процессе спекания, а также на прочностные и гидравлические свойства спе-

ченных высокопористых изделий. Не полностью изучены пути повышения

прочности высокопористых изделий, например, путем легирования материа-

ла каркаса пористого тела. Недостаточно исследованы возможности техноло-

гии для получения слоистых порошковых изделий с разной пористостью и

размерами пор в слоях. Не разработаны методы моделирования процесса

прессования порошковых смесей, содержащих порообразователь и имеющих

свойства, кардинально отличающиеся от свойств базового металлического

порошка. Отсутствие соответствующих знаний сдерживает применение дан-

ной технологии, поэтому тема настоящей диссертационной работы, направ-

ленная на совершенствование процесса прессования порошковых смесей, со-

держащих порообразователь и повышение на этой основе эксплуатационных

характеристик получаемых деталей, является актуальной для науки и прак-

тики.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тема дис-

сертации соответствует седьмому приоритетному направлению развития

науки и техники в Украине «Новые технологии и ресурсосберегающие тех-

нологии в энергетике, промышленности и агропромышленном комплексе»

(Закон Украины №.3421-IV от 9 февраля 2006 года). Диссертационная работа

выполнена в соответствии с координационными планами Министерства об-

разования, науки, молодежи и спорта Украины в рамках госбюджетных на-

учно – исследовательских работ № 0111U000887, (приказ № 732 от

27.10.2006 г.) и № 0107U001301 (приказ № 1177 от 30.11.2010 г.), проведен-

ных в Донбасской государственной машиностроительной академии

(г. Краматорск), в которых автор принимала участие как исполнитель.

Цель и задачи исследования. Целью работы является расширение но-

менклатуры и повышение эксплуатационных характеристик высокопористых

порошковых изделий на основе совершенствования технологии и оснастки

8

для прессования порошковых смесей, содержащих порообразователь.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены и решены

следующие основные задачи:

изучить состав и свойства исходных порошков и разработать мето-

дику экспериментальных исследований и оснастку для экспериментальных

исследований;

установить влияние вида и содержания добавок в порошок железа

различных порообразующих веществ на процесс прессования, выпрессовки и

прочность неспеченных прессовок, особенности удаления порообразователей

разного типа из прессовок;

установить влияние давления прессования, содержания порообразо-

вателя и легирования медью на усадку при спекании, прочностные и гидрав-

лические характеристики высокопористых изделий на основе железа;

разработать методику определения исходных данных и выполнить

компьютерное моделирование процесса прессования порошковых смесей,

содержащих порообразователь;

установить особенности изготовления двухслойных высокопорис-

тых изделий с различной пористостью и размером пор в слоях и разработать

рекомендации по изготовлению высокопористых порошковых изделий с по-

вышенными эксплуатационными характеристиками в промышленных усло-

виях2_________.

Объект исследования. Технология изготовления высокопористых изде-

лий прессованием порошковых смесей, содержащих порообразователь.

Предмет исследования. Закономерности и модели процесса прессова-

ния порошковых смесей, содержащих порообразователь, особенности удале-

ния порообразователя и спекания высокопористых изделий, технологические

возможности изготовления и свойства многослойных пористых изделий.

Методы исследования. Процесс прессования порошковых смесей ис-

следовали на испытательной машине сжатия. Моделирование процесса прес-

сования порошковых смесей было проведено на основе метода конечных

9

элементов с использованием программы DEFORM–3D. Относительную

плотность прессовок определяли измерением их размеров и взвешиванием,

усадку образцов при спекании определяли измерением их характерных раз-

меров. Прочность высокопористых образцов исследовали путем испытаний

на трехточечный изгиб, микроструктуру спеченных образцов изучали мето-

дами оптической и электронной микроскопии. Гидравлические характери-

стики высокопористых изделий определяли на специально изготовленном

стенде. Для обработки результатов экспериментальных исследований были

использованы методы математической статистики и программа MS Excel.

Научную новизну диссертационной работы составляют следующие её

результаты:

впервые установлено существенное снижение напряжения вы-

прессовки при добавлении в смесь базовых порошков порошка порообразо-

вателя, в частности, порошка бикарбоната аммония, установлены зависимо-

сти усадки при спекании, прочности при изгибе и проницаемости спеченных

изделий от содержания порообразователя, давления прессования и добавле-

ния порошка меди в исходные порошковые смеси;

впервые установлено положительное влияние увеличения давле-

ния прессования на снижение усадки, увеличение прочности и проницаемо-

сти спеченных высокопористых изделий, изготовленных с применением по-

рообразователя, установлено, что с увеличением содержания порообразова-

теля в исходной смеси достигается более точный контроль пористости гото-

вых изделий;

разработан новый метод определения кривых упрочнения мате-

риала порошка железа и его смеси с порообразователем для компьютерного

моделирования процесса прессования порошковых материалов;

получили дальнейшее развитие представления о закономерностях

процесса прессования смесей металлических порошков с порообразователя-

ми, позволившие обосновать и предложить новые способы изготовления вы-

сокопористых порошковых изделий с повышенными эксплуатационными

10

свойствами.

Практическую ценность диссертационной работы составляют следую-

щие результаты:

предложены способы увеличения прочности высокопористых по-

рошковых материалов на основе железа путем повышения давления прессо-

вания и легирования базового материала медью;

разработана усовершенствованная технология изготовления много-

слойных фильтров на основе порошка железа с контролируемой пористостью

и размером пор в слоях;

предложена конструкция пресс-формы для изготовления много-

слойных фильтров с изменением пористости в радиальном направлении пу-

тем прессования смесей порошков;

сформулированы рекомендации по изготовлению многослойных

высокопористых изделий с применением порообразователя, которые переда-

ны на ООО «Завод автогенного оборудования «Донмет» и ООО «ПАРТ-

НЕР М», г. Краматорск для использования при изготовлении высокопорис-

тых фильтров с повышенными эксплуатационными характеристиками;

результаты исследований используются в Донбасской государст-

венной машиностроительной академии при изучении ряда дисциплин и при

проведении научно-исследовательских работ студентов специальности

8.05050203 «Оборудование и технологии пластического формирования кон-

струкций машиностроения».

Личный вклад соискателя заключается в обобщении результатов пре-

дыдущих работ по изготовлению высокопористых изделий и формулировке

задач исследования. Автор разработала оснастку, подготовила и провела все

экспериментальные исследования, а также обработала их результаты, прини-

мала непосредственное участие в создании метода определения исходных

данных для компьютерного моделирования процесса прессования порошко-

вых материалов, также разработала практические рекомендации по примене-

нию технологии изготовления высокопористых изделий с повышенными ха-

11

рактеристиками и передала эти рекомендации для дальнейшего использова-

ния.

Апробация работы. Материалы диссертационной работы были пред-

ставлены и обсуждены на Международной научно-технической конференции

«Достижения и перспективы развития процессов и машин обработки давле-

нием в металлургии и машиностроении» (Краматорск, 21–24 апреля 2009 г.);

Международной НТК «Современные проблемы технологий конструкцион-

ных материалов и материаловедения» (Харьков, 12 октября 2009 г.); Между-

народной НТК «Новые наукоемкие технологии, оборудование и оснастка для

обработки материалов давлением» (Краматорск, 26–28 апреля 2010 г.); Меж-

дународной НТК «Современные аспекты металловедения и термической об-

работки металлов» (Мариуполь, 9–10 сентября 2010 г.); VII Международной

конференции «Стратегия качества в промышленности и образовании» (Вар-

на, 3–10 июня 2011 г.); Международной НТК «Теоретические и прикладные

задачи обработки металлов давлением и автотехнических экспертиз» (Вин-

ница, 30 мая–2 июня 2011 г.); Международной НТК «Новые наукоемкие тех-

нологии получения материалов и изделий повышенного качества методами

обработки давлением» (Краматорск, 25–28 апреля 2011 г.); II Всеукраинской

конференции молодых ученых «Современное материаловедение: материалы

и технологии» (Киев, 16–18 ноября 2011 г.); IX Международной НТК «Пла-

стическая деформация металлов» (Днепропетровск, 21–23 сентября 2011 г.);

11 Международной конференции RaDMI 2011 «Исследования и разработки в

машиностроении» (Соко Баня, Сербия, 15–18 сентября 2011 г.); Междунаро-

дной НТК «Инновационные технологии обработки металлов давлением»

(Москва, 18–19 октября 2011 г.); XV Международной НТК «Достижения и

проблемы развития технологий и машин обработки давлением» (Краматорск,

23–26 апреля 2012 г.); 3 Международной конференции DIPRE’12 «Диагнос-

тика и прогнозы в механических системах» (Галац, Румыния, 31 мая–1 июня

2012 г.).

Публикации. Материалы и основные положения диссертационной ра-

12

боты опубликованы в 13 научных статьях, из них 11 статей в 11 специализи-

рованных изданиях, 2 статьи в зарубежных изданиях. По теме диссертации

получен один патент Украины на полезную модель.

Автор выражает благодарность доктору М. Браму (Исследовательский

центр Юлих, Германия) и доктору К. Ван Менселу (Католический универси-

тет Левен, Бельгия) за проведение микроструктурного анализа высокопорис-

тых образцов, старшему преподавателю Л. В. Попивненко (кафедра МТО,

ДГМА) и учебному мастеру И. Д. Иофину (кафедра МТиТОМ, ДГМА) за по-

мощь в проведении экспериментов, а также аспиранту Я. Ю. Ткаченко (ка-

федра МТО, ДГМА) за помощь в конечно – элементном моделировании про-

цесса прессования порошковых материалов. Автор выражает глубокую при-

знательность научному руководителю, д.т.н., профессору А. М. Лаптеву за

неоценимую помощь в организации работы над диссертацией, а также за по-

лезные советы и замечания, высказанные на всех этапах её выполнения, от

постановки задач до получения и использования основных результатов.__

ВЫВОДЫ

В диссертационной работе выполнены новые научно-технические раз-

работки по развитию и совершенствованию технологии прессования высоко-

пористых изделий, полученных с применением порообразователей, обеспе-

чивающих решение актуальных, имеющих практическое значение задач, на-

правленных на расширение номенклатуры и повышение эксплуатационных

свойств порошковых фильтров и других пористых изделий.

1. Анализ состояния вопроса показал, что в настоящее время имеется

потребность в пористых порошковых изделиях с повышенной пористостью и

увеличенным размером пор. Такие изделия можно изготовить путем прессо-

вания порошковых смесей, содержащих порообразующий материал, который

удаляется испарением, термическим разложением или растворением в жид-

кости с образованием пор. Повышение прочности и проницаемости высоко-

пористых изделий возможно путем применения легирования матрицы базо-

вого материала и прессования заготовок со слоистой структурой, в которой

слои имеют разную пористость и размер пор.

2. Добавление порообразователей к базовому порошку железа повыша-

ет уплотняемость порошковых смесей и снижает напряжение выпрессовки

образцов. Так, при использовании в качестве порообразователя порошка би-

карбоната аммония были установлены следующие закономерности прессова-

ния. При объемном содержании порообразователя в 20 % уплотняемость

смеси возрастает в 1,2 раза, а напряжение выпрессовки снижается почти в 2

раза. При увеличении объемного содержания порообразователя до 60 % рост

уплотняемости и снижение напряжения выпрессовки несколько замедляется.

При росте его содержания от 60 % до 80 % наблюдается еще одно увеличе-

ние уплотняемости смеси.

3. Добавление в базовую смесь порошка меди также приводит к повы-

шению уплотняемости базовой смеси и снижению напряжения выпрессовки.

Добавление порообразователя снижает прочность получаемых прессовок.

128

При росте давления прессования прочность прессовок с порообразователем

увеличивается. В целом прочность прессовок из порошка железа примерно в

2,5 раза выше, чем прочность прессовок из его смеси с 60 % бикарбоната ам-

мония. При выдержке неспеченных прессовок с бикарбонатом аммония на

воздухе он постепенно разлагается. Этот процесс приводит к дополнитель-

ному снижению прочности неспеченных прессовок с бикарбонатом аммония.

Исследование удаления некоторых порообразователей показало, что частицы

бикарбоната аммония полностью удаляются при спекании в результате их

термического разложения на аммиак, углекислый газ и воду. Ни вымывание,

ни термическое разложение не обеспечивает полного удаления хлорида на-

трия и гидрокарбоната натрия из образцов, что делает их малопригодными

для использования при изготовлении качественных высокопористых изде-

лий.

4. Для всех образцов с конечной пористостью от 12 до 80 % усадка при

спекании остается относительно небольшой. Она не превышает 4,5 % по вы-

соте образцов и 4 % по объему. Увеличение давления прессования способст-

вует снижению линейной и объемной усадки при спекании пористых изде-

лий и, как следствие, способствует стабилизации размеров спеченных изде-

лий. Рост содержания порообразователя в исходной смеси приводит к увели-

чению линейной и объемной усадки при спекании, однако уменьшает изме-

нение относительной плотности при спекании. Следовательно, при большом

содержании порообразователя можно точнее контролировать плотность и

пористость спеченных изделий. Добавление меди в базовую смесь приводит

к значительному снижению объемной усадки.

5. Спеченные высокопористые изделия имеют бипористую структуру,

которая образована порами малых размеров между частицами базовых по-

рошков и порами больших размеров, образовавшимися в результате удаления

порообразователя. С увеличением давления прессования размер межчастич-

ных пор уменьшается в результате уплотнения материала каркаса, образо-

ванного частицами базовых порошков. Прочность спеченных прессовок уве-

129

личивается с повышением давления прессования. Добавка порошка меди в

базовую смесь приводит к повышению прочности при изгибе. Увеличение

объемного содержания бикарбоната аммония с 20 % до 60 % приводит к рос-

ту скорости фильтрации в 2,3 раза. Дальнейшее повышение эксплуатацион-

ных характеристик достигается путем изготовления двухслойных фильтров,

в которых слой с мелкими порами служит для обеспечения тонкости фильт-

рации, а слой с крупными порами обеспечивает продолжительность его экс-

плуатации до очистки.

6. Разработан новый способ получения многослойных высокопористых

изделий с градиентной структурой путем послойного формования шихты

различного гранулометрического состава. Зона контакта слоев не имеет вы-

раженного раздела, что свидетельствует об их прочном диффузионном со-

единении. Данная технология позволяет получать изделия с большими пора-

ми и высокой пористостью, что позволяет расширить номенклатуру порош-

ковых изделий. Изделия с такой структурой целесообразно использовать в

качестве тепловых труб, теплообменников и фильтров. Также разработана

конструкция пресс-формы, которая позволяет получать многослойные высо-

копористые изделия с градиентной структурой с радиальным расположением

слоев.

7. Разработан новый экспериментально-аналитический метод для опре-

деления кривой упрочнения материала основы порошков при их прессова-

нии. Метод основан на анализе результатов процесса прессования порошка в

матрице по методу конечных элементов. Определена кривая упрочнения ма-

териала порошка железа, использованного __________в работе, а также виртуальная

кривая упрочнения для смеси порошка железа и порошка бикарбоната аммо-

ния состава 40/60 по объему. Данные кривые были использованы при конеч-

но-элементном анализе распределения плотности при прессовании порошка

железа без порообразователя и с порообразователем. При одинаковой сред-

ней плотности ее распределение в случае применения порообразователя яв-

ляется более однородным.

130

8. Результаты диссертационной работы в виде новых технических ре-

шений и практических рекомендаций были переданы на ООО «Завод авто-

генного оборудования «Донмет» и ООО «Партнер М» (г. Краматорск). При-

менение данных рекомендаций позволило повысить эксплуатационные свой-

ства и апробировать процесс прессования порошковых фильтров в промыш-

ленности. Результаты работы используются в учебном процессе и научно-

исследовательских работах Донбасской государственной машиностроитель-

ной академии.

131

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Михайлов К. Д. Технология трикотажа / К. Д. Михайлов,

Л. Ф. Харитонов, А. А. Гусев. – М. : Гизлегпром, 1956. – 827 с.

2. Рябичева Л. А. Развитие технологий изготовления изделий из поро-

шковых материалов / Л. А. Рябичева // Ресурсозберігаючі технології вироб-

ництва та обробки матеріалів тиском у машинобудуванні: зб. наук. пр. – Лу-

ганськ, 2009. – С. 3-11. ISSN 2218-1806.

3. Косторнов А. Г. Проницаемые металлические волокновые материалы

материалы. / А. Г. Косторнов – К. : Техніка, 1983. – 128 с.

4. Федорченко И. М. Развитие работ в области высокопористых материалов из ме-

таллических порошков и волокон / И. М. Федорченко // Порошковая металлургия, 1979. –

№ 9. – С. 25–35. – ISSN 0032-4795.

5. Сидельников Ю. И. Пористые сетчатые материалы / Сидельни-

ковЮ. И. [и др.]. М. : Металлургия, 1983. – 63 с.

6. Витязь П. А. Пористые порошковые материалы и изделия из них /

П. А. Витязь, В. М. Капцевич, В. К. Шелег – Мн. : Вышэйшая школа, 1987. –

164 с.

7. Григорьев А. К. Порошковая металлургия и применение композици-

онных материалов. / А. К. Григорьев, Б. П. Грохольский. – Л. : Лениздат,

1982. – 144 с.

8. Singh R. Sintered porous heat sink for cooling of high – powered microprocessors

for server applications / R. Singh, A. Akbarzadeha, M. Mochizukib //

International Journal of Heat and Mass Transfer, 2009. – Vol 52. – P. 2289–2299.

– ISSN 0017-9310.

9. Федотьев Н. П. Прикладная электрохимия / Н. П. Федотьев,

А. Ф. Алабышев, А. Л. Ротинян, А. Л. Гальнбек; под ред. проф.

И. Л. Федотьева. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1967. – 600 с.

10. Никифорова Е. Ю. Закономерности электрохимического поведения

металлов при наложении электрического тока / Е. Ю. Никифорова,

132

А. Б. Килимник // Вестник ТГТУ, 2009. – Том 15. – № 3. – С. 604–614. – ISBN

0-931265-10-2.

11. Казармщиков И. Т. Производство металлических конструкционных

материалов: учебное пособие / И. Т. Казармщиков. – Оренбург : ГОУ ОГУ,

2004. – 247 с. – ISBN 5-11-003594-6.

12. Лойцянский Л. Г. Механика жидкостей и газов / Л. Г. Лойцянский.–

М. : Дрофа, 2003. – 840 с. – ISBN 5-7107-6327-6.

13. Еськов Б. Б. Пористые материалы / Б. Б. Еськов, Д. В. Лагунов, В.

С. Лагунов. – Воронеж: Наука, 1995. – 362 с.

14. Radomyselskii I. D. Cermet constructional materials /

I. D. Radomyselskii // Powder Metallurgy and Metal Ceramics, 2002. – Vol. 41. –

№ 9/10. – P. 526–536. – ISSN 1068-1302.

15. Астров Е. И. Структура и свойства никель – молибденовых полос /

Е. И. Астров, В. Г. Хромов, В. В. Поздняков // Порошковая металлургия,

1981. – № 1. – С. 35–41. – ISSN 0032-4795.

16. Ходоренко В. Н. Биосовместимые пористые проницаемые материа-

лы / В. Н. Ходоренко // Биосовместимые материалы и имплантаты с памятью

формы. – Томск : Нортхэмптон, 2001. – С. 9–24.

17. Production of highly porous Near-Net-Shape NiTi components for biomedical

applications / M. Köhl, M. Bram, H. P. Buchkremer, D. Stöver // Proc. of

the 5th International Conference of Porous Metals and Metallic Foams. – Montreal

(Canada). – 2007. – P. 295-298. – ISBN 9781932078282.

18. Степанчук А. Н. Технология порошковой металлургии: учеб. для

вузов / А. Н. Степанчук, И. И. Билык, П. А. Бойко; под ред. А. Н. Степанчука,

В. Я. Шлюко, Н. А. Микитюк. – К. : Выща школа, 1989. – 415 с. – ISBN 5-11-

001378-0.

19. Либенсон Г. А. Процессы порошковой металлургии. В 2 т. Т. 1.

Производство металлических порошков: учебник для вузов / Г. А. Либенсон,

В. Ю. Лопатин, Г. В. Комарницкий. – М. : МИСИС__________, 2001. – 368 с. – ISBN 5-

87623-097-9.

133

20. Нечипоренко О. С. Распыленные металлические порошки /

О. С. Нечипоренко, Ю. И. Найда, А. Б. Медведовский. – К. : Наукова думка,

1980. – 240 с.

21. Федорченко И. М. Основы порошковой металлургии / И. М. Федор-

ченко, Р. А. Андриевский. – К. : Изд-во АН УССР, 1962. – 420 с.

22. Корж В. В. Повышение прочностных свойств порошковых изделий

прессованием карбидосодержащей шихты на основе железа : автореф. дис. на

соискание уч. степени канд. техн. наук: спец. 05.03.05 «Процессы и машины

обработки давлением» / Корж Виктория Владимировна; Донбасская государ-

ственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2010. – 20 с.

23. Джонс В. Д. Прессование и спекание; пер. с англ. / Джонс В. Д. –

М. : Мир, 1965. – 270 c.

24. Либенсон Г. А. Основы порошковой металлургии /

Г. А. Либенсон. – 2-е изд., перераб и доп. – М. : Металлургия, 1987. – 208 с.

25. Айзенкольб Ф. Успехи порошковой металлургии / Ф. Айзенкольб;

пер. с нем. А. К. Натансона; под ред. В. П. Елютина. – М. : Металлургия,

1969. – 540 с.

26. де Гроат Дж. Производство изделий из металлического порошка /

Дж. де Гроат; пер. с англ. А. А. Жукова. – М. : МАШГИЗ, 1960. –200 с.

27. Акименко В. Б. Железные порошки. Технология, состав, структу-

ра, свойства, экономика / В. Б. Акименко, В. Я. Буланов, В. В. Рукин. – М. :

Наука, 1982. – 264 с

28. Перельман В. Е. Формование порошковых материалов /

В. Е. Перельман. – М. : Металлургия, 1979. – 232 с.

29. Радомысельский И. Д. Пресс-формы для порошковой металлургии:

расчет и конструирование / И. Д. Радомысельский, Е. Л. Печентковский,

Г. Г. Сердюк. – К. : Техника, 1970. – 172 с.

30. Шаталова И. Г. Физико-химические основы вибрационного уплот-

нения порошковых материалов / И. Г. Шаталова, Н. С. Горбунов,

В. И. Лихтман. – М. : Наука, 1965. – 164 с.

134

31. Федорченко И. М. Композиционные спеченные антифрикционные

материалы / И. М. Федорченко, Л. И. Пугина. – К. : Наук. думка, 1980. –

404 с.

32.Шатт В. Порошковая металлургия. Спеченные и композиционные

материалы / В. Шатт. – М. : Металлургия, 1999. – 520 с.

33. Розанов Б. Б. Технология и оборудование для гидростатическoгo

прессования / Б. Б. Розанов, Л. Ю. Максимов. – М. : НИИинформпроммаш,

1971. – 70 с.

34. Повстяной О. Ю. Удосконалення технології виготовлення пористих

проникливих матеріалів з використанням відходів промислового виробницт-

ва : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.01

«Матеріалознавство» / Повстяной Олександр Юрійович; Луцький держ. нац.

ун-т. – Луцьк, 2007. – 21 с.

35. Виноградов Г. А. Прокатка металлических порошков /

Г. А. Виноградов [и др.]. – М. : Металлургия, 1969. – 382 с.

36. German R. M. Injection molding of metals and ceramics /

R. M. German, A. Bose. – Metal Powder Industries Federation, 1997. – 144 p. –

ISBN 1-878954-61-X.

37. Теория и технология спекания / под ред. Г. В. Самсонова. – К. :

Наукова думка, 1974. – 320 с.

38. Ивенсен В. А. Кинетика уплотнения металлических порошков при

спекании / В. А. Ивенсен. – М. : Металлургия, 1971. – 272 с.

39. Сосновский Л. А. Спекание порошковых материалов без использо-

вания проточных газовых сред / Л. А. Сосновский, Г. А. Баглюк, И. Г. Слысь

// Порошковая металлургия, 2010. – № 11/12. – С. 140-149. – ISSN 0032-4795.

40. Энциклопедия полимеров: в 3-х т. – М. : Советская энциклопедия:

1977. –3 т. – С. 153–159.

41. Устинов В. Е. Порошковая металлургия титана / В. Е. Устинов [и

др.]. – М. : Металлургия, 1981. – 248 с.

42. Laptev A. Study of production route for titanium parts combining very

135

high porosity and complex shape / A. Laptev, M. Bram, H. P. Buchkremer,

D. Stöver // Powder metallurgy, 2004. – Vol. 47. – № 1. – P. 85-92. – ISSN 1068-

1302.

43. Ahmed Y. M. Z. Correlation between factors controlling preparation of

porous copper via sintering technique using experimental design /

Y. M. Z. Ahmed, M. I. Riad, A. S. Sayed, M. K. Ahlam, M. E. Shalabi // Powder

technology, 2005. – Vol. 175. – P. 48–54. – ISBN-13: 978-0-87849-984-7.

44. Гегузин Я. Е. Физика спекания / Я. Е. Гегузин – М. : Наука, 1984. –

311 с.

45. Bansiddhi A. Shape – memory NiTi foams produced by solid – state replication

with NaF / A. Bansiddhi, D. C. Dunand // Intermetallics, 2007. – Vol. 15.

– P. 1612–1622. – ISBN 9780546877410.

46. Michailidis N. Establishment of process parameters for producing Alfoam

by dissolution and powder sintering method / N. Michailidis, F. Stergioudi //

Materials and Design, 2011. – Vol. 32. – P. 1559–1564. – ISSN 0261-3069.

47. Michailidis N. Compressive response of Al-foam produced via a powder

sintering process based on a leachable space – holder material / N. Michailidis,

F. Stergioudi, A. Tsouknidas, E. Pavlidou // Materials Science and Engeneering A,

2011. – Vol. 528. – P. 1662–1667. – ISSN 0921-5093.

48. Li M. Process and compressive properties of porous nickel materials /

M. Li, Y. Liu, J. W. Ye, L. F. Zhang, J. Li, M. J. Tu // Powder Metallurgy, 2006. –

Vol. 49. – P. 114–116. – ISSN 1068-1302.

49. Комарницкий Г. В. Разработка технологии и исследование свойств

высокопористых никелевых материалов : автореф. дис. на соискание уч. сте-

пени канд. техн. наук : спец. 05.16.06 «Порошковая металлургия и компози-

ционные материалы» / Комарницкий Геннадий Валентинович ; МИСиС. –

Москва, 1997. – 24 с.

50. Косторнов А. Г. Особенности уплотнения смесей металлических

порошков с порообразователем / А. Г. Косторнов, Л. Е. Лунин,

Н. Е. Федорова, Л. И. Чернышев // Порошковая металлургия, 1983. – № 6. –

136

С. 10–14. – ISSN 0032-4795.

51. Скороход В. В. Исследование механизма спекания высокопористых

материалов с улетучивающимся порообразователем / В. В. Скороход,

С. М. СолонинЛ. И. Чернышев // Порошковая металлургия, 19. – № 11. –

С. 31–36. – ISSN 0032-4795.

52. Солонин С. М. Получение и свойства высокопористого проката на

основе порошкового нихрома / С. М. Солонин, В. П. Каташинский,

О. И. Гетьман // Порошковая металлургия, 2003. – № 5/6. – С. 21–25. – ISSN

0032-4795.

53. Формирование структуры и свойств пористых порошковых мате-

риалов / под ред. П. А. Витязя [и др.]. – М. : Металлургия, 1993. – 240 с. –

ISBN 5-229-00905-5.

54. Пат. 60592 Україна, МПК B 22 F 7/02. Спосіб одержання багатоша-

рового порошкового функціонального градієнтного матеріалу / Острік П. М.,

Внуков О. О., Кліменко Ф. К., Грещік А. М., Ковзік А. М., Рослик І. Г.

(Україна); заявник і патентовласник Національна металургійна академія

України. – u2003010188; заявл. 18.01.2003; опубл. 15.10.2003, Бюл. № 10. – 4

с.

55. Пат. 2090371 Российская Федерация, МПК B 32 B 15/01, B 22 F

7/04. Способ изготовления порошковых многослойных изделий / Дорофе-

евЮ. Г., Сергеенко С. Н., Шевченко В. В.; заявитель и патентообладатель

Новочеркасский государственный технический университет; № 94019410/02;

заявл. 26.05.1994; опубл. 20.09.1997, Бюл. № 26. – 2 с.

56. Колесов С. Н. Материаловедение и технология конструкционных

материалов: учеб. для вузов / С. Н. Колесов, И. С. Колесов. – 2-е изд., пере-

раб. и доп. – М. : Высшая школа. – 2007. – 535 с. – ISBN 5-06-004412-2.

57. Nishiyabu K. Porous graded materials by stacked metal powder hotpress

molding / K. Nishiyabu, S. Matsuzaki, K. Okubo, M. Ishida, Sh. Tanaka //

Materials Science Forum, 2005. – Vols. 492-493. – P. 765–770. – ISBN

0878499806.

137

58. Chen C. H. Fabrication and characterization of porous alumina tube with

pore gradient / C. H. Chen, K. Takita, S. Ishinguro, S. Honda, H. Awaji // Materials

Science Forum, 2005, – Vols. 492–493. – P. 755–760. – ISBN 0878499806.

59. Повстяной О. Ю. Технологія отримання багатошарових

фільтруючих матеріалів з відходів промислового виробництва /

О. Ю. Повстяной, В. Д. Рудь, О. В. Заболотний // Наукові нотатки : зб. наук.

праць. – Луцьк, 2007. – Вип. 20. – С. 385–392. – ISBN 978-7667-97-6.

60. Белов С. В. Пористые металлы в машиностроении / С. В. Белов –

М. : Машиностроение, 1981. – 247 с.

61. Neikov О. Handbook of non-ferrous metal powders: technologies and

applications / O. Neikov [et. al.]. – Elsevier, 2009. – 634 p. – ISBN 978-1-85617-

422-0.

62. Скороход В. В. Порошковые материалы на основе тугоплавких ме-

таллов и соединений / В. В. Скороход. – К. : Техника, 1982. – 167 с.

63. Новые процессы и порошковые металлические материалы / Под

ред. Л. Явербаума; пер. с англ. А. Н. Штайнберга. – М. : Металлургия, 1983. –

360 с.

64. Свешников В. К. Станочные гидроприводы: справочник. /

В. К. Свешников, А. А. Усов. – 2-е изд., пе-рераб. и доп. – M. : Машино-

строение, 1988. – 512 c.

65. Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика: справ. пособие /

Т. М. Башта. – М. : Машиностроение, 1975. – 696 с.

66. Шибряев Б. Ф. Пористые проницаемые спеченные материалы /

Б. Ф. Шибряев. – М. : Металлургия, 1982. – 168 с.

67. Андриевский Р. А. Пористые металлокерамические материалы /

Р. А. Андриевский. – М. : Металлургия, 1964. – 180 с.

68. Пористые порошковые материалы с анизотропной поровой струк-

турой для фильтрации жидкостей и газов / Под ред. П. А. Витязя – Мн. : Тон-

пик, 2005. – 251 с.

69. Сизоненко О. Н. Регенерация пористых материалов методом высо-

138

ковольтного электрического разряда в жидкости / О. Н. Сизоненко,

Э. И. Тафтай, Е. В. Липян, А. С. Торпаков, А. Д. Зайченко. О. В. Кириченко //

Порошковая металлургия. – 2006. – № 11/12. С. 3–14. – ISSN 0032-4795.

70. Чернышев Л. И. Анализ гидравлических свойств проницаемых ма-

териалов с бимодальной пористостью / Л. И. Чернышев // Порошковая ме-

таллургия, 2005 – № 3/4. – С. 31–40. – ISSN 0032-4795.

71. Агте К. Металлокерамические фильтры, их изготовление свойства и

применение / К. Агте, К. Оцетек. – Л. : Судпромгиз, 1959. – 136 с.

72. Беляев С. В. Пористые материалы в машиностроении /

С. В. Беляев. – М. : Машиностроение, 1976. – 184 с.

73. Лунин Л. Е. Влияние температуры спекания на структуру пор

фильтрующего материала / Л. Е. Лунин [и др.] // Порошковая металлургия,

1984. – № 3. – С. 48–52. – ISSN 0032-4795.

74. Скороход В. В. Механика спекания материалов с бимодальным

распределением пор / В. В. Скороход, М. Б. Штерн // Порошковая металлур-

гия, 2006 – № 1/2. – С. 36–43. – ISSN 0032-4795.

75. Zhang J. A comparative study of porous scaffolds with cubic and spherical

macropores / J. Zhang, L. Wu, D. Jing, J. Ding // Polymer, 2005. – Vol. 46. –

P. 4979–4985. – ISSN 0032-3861.

76. Amigo V. Analysis of bending strength of porous titanium processed by

space holder method / V. Amigo, L. Reig, D. J. Busquets, J. L. Ortiz, J. A. Calero

// Powder Metallurgy, 2011. – Vol. 54. – P. 67–70. – ISSN 1068-1302.

77. Федорченко И. М. Порошковая металлургия: материалы, техноло-

гия, свойства, области применения: справочник / И. М. Федорченко [и др.]. –

К. : Наукова думка, 1985. – 624 с.

78. Ермаков С. С. Порошковые стали и изделия / С. С. Ермаков,

Н. Ф. Вязников. – 4-е изд., перераб.и доп. – Л. : Машиностроение, 1990. –

318 с. – ISBN 5-217-00914-4.

79. Федорченко И. М. Композиционные спеченные антифрикционные

материалы / И. М. Федорченко, Л. И. Пугина. – К. : Наук. Думка, 1980. –

139

404 с.

80. Пат. 55641 Україна, МПК С 04 В 35/58. Високотемпературний по-

ристий матеріал / Морозов І. А., Іценко А. І., Морозова Р. О., Мінаков С. М.,

Панашенко В. М., Брага Г. С., Брага Є. А., Бєлік В. Д. (Україна); заявник і па-

тентовласник І. А. Морозов. – u2002032145; заявл. 18.03.2002; опубл.

15.04.2003, Бюл. № 4. – 2 с.

81. Лейбензон Л. С. Движение природных жидкостей и газов в порис-

той среде / Л. С. Лейбензон. – Л. : Госехиздат, 1947. – 244 с.

82. Капцевич В. М. Влияние морфологии исходных частиц порошков

на свойства пористых материалов / В. М. Капцевич, В. К. Шелег, В. В. Савич,

А. Н. Сорокина, В. В. Мазюк // Порошковая металлургия, 1990. – № 4. –

С. 62–68. – ISSN 0032-4795.

83. Витязь П. А. Эффективные __________пористые порошковые материалы и их

применение в машиностроении / П. А. Витязь, В. М. Капцевич, В. К. Шелег.

– Мн. : БелНИИНТИ, 1985. – 11 с.

84. Химическая энциклопедия: в 5-ти томах. – М. : Советская энцикло-

педия, 1990. – 2 т. – 670 с. – ISBN 5-85270-008-8.

85. Шведков Е. Л. Словарь-справочник по порошковой металлургии /

Е. Л. Шведков, Э. Т. Денисинко, И. И. Ковенский. – К. : Наукова думка,

1982. – 272 с.

86. Лидин Р. А. Химические свойства неорганических веществ /

Р. А. Лидин, В. А. Молочко, Л. Л. Андреева; ред. Р. А. Лидин. – 3-е изд.,

испр. – М. : Химия, 2000. – 480 с. – ISBN 5-7245-1163-0.

87. Некрасов Б. В. Основы общей химии. В 2 т. / Б. В. Некрасов. – 3-е

изд., перераб. и доп. – М. : Химия, – 1973. – 1 т. – 656 с.

88. КукушкинЮ. Н. Химия вокруг нас / Ю. Н. Кукушкин. – М. : Выс-

шая школа, 1992. – 526 с. – ISBN 5-06-002440-7.

89. Карапетьянц М. Х. Общая и неорганическая химия: учеб. для вузов.

/ М. Х. Карапетьянц, С. И. Дракин. – 4-е изд. стер. – М. : Химия, 2000 –

529 с. – ISBN 5-89514-422-5.

140

90. Рипан Р. Неорганическая химия : пер. с рум. / Р. Рипан, И. Четяну. – М.

: Мир, 1972. – 872 с.

91. Пат. 19824 Україна, МПК C 21 D 9/00. Установка для

безокислювальної термообробки / Заблоцький В. К., Шимко О. В. (Україна);

заявник і патентовласник Краматорський науково – дослідний і проектно –

технологічний інститут машинобудування. – 4948511/SU; заявл. 24.06.1991;

опубл. 25.12.1997, Бюл. № 6. – 1 с.

92. Кипарисов С. С. Порошковая металлургия / С. С. Кипарисов,

Г. А. Либенсон. – М. : Металлургия, 1971. – 528 с.

93. Пористые проницаемые материалы: справочник / Под ред.

С. В. Белова – М. : Металлургия, 1987. – 334 с.

94. Нейланд О. Я. Органическая химия / О .Я. Нейланд. – М. : Высшая

школа, 1990 – 751 с. – ISBN 5-06-001471-1.

95. Авдюшкин О. А. Применение электропечей с защитными атмосфе-

рами в порошковой металлургии / О. А. Авдюшкин, В. Д. Артемьев,

Д. Г. Грусский // Порошковая металлургия и композиционные материалы. –

Л. : ЛДНТП, 1983. – С. 62–67.

96. Ивенсен В. А. Феноменология спекания / В. А. Ивенсен. – М. : Ме-

таллургия, 1985. – 247 с.

97. Золоторевский В. С. Механические свойства металлов /

В. С. Золоторевский. – М. : Металлургия, 1983. – 352 с.

98. DEFORM-3D Version 6.1 : User’s manual / Scientific Forming Technologies

Corporation. – Columbus, Ohio : Scientific Forming Technologies Corporation,

2008. – 416 c.

99. German R. M. Powder Metallurgy Science / R. M. German. – Princeton :

Metal Powder Industries Federation, 1994. – 472 p. – ISBN 1-878954-42-3.

100. Руденко Н. А. Прессование смеси железа и хлорида натрия /

Н. А. Руденко, А. М. Лаптев, Л. В. Попивненко // Обработка материалов дав-

лением : сб. науч. трудов. – Краматорск : ДГМА, 2009. – № 2 (21). – С. 326–

329. – ISSN 2076-2151.

141

101. Руденко Н. А. Исследование прочности и изменения размеров спе-

ченных пористых материалов состава железо-медь-бикарбонат аммония /

Н. А. Руденко, А. М. Лаптев, Л. В. Попивненко // Обработка материалов дав-

лением : сб. науч. трудов. – Краматорск : ДГМА__________, № 3 (28) – 2011. – С. 114–

118 – ISSN 2076-2151.

102. Руденко Н. А. Влияние вида порообразователя на прессование и

свойства высокопористых спеченных изделий / Н. А. Руденко, А. М. Лаптев

// Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки матеріалів тиском у

машинобудуванні : зб. наук. праць : ВНУ им. В. Даля. – Луганск, 2010. –

С. 62–69. – ISSN 2218-1806.

103. Лаптев А. М. Влияние вида порообразователя на уплотняемость

смеси при изготовлении высокопористых материалов. / А. М. Лаптев,

Н. А. Руденко // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки

матеріалів тиском у машинобудуванні : зб. наук. праць : ВНУ им. В. Даля. –

Луганск, 2009. – С. 27–34. – ISSN 2218-1806.

104. Rudenko N. A. Compaction and properties of highly porous powder

parts produced with various pore formers / N. A. Rudenko, A. M. Laptev // 11th

International Conference RaDMI 2011 : Proceedings on CD-ROM. – Soko Banja,

Serbia, 2011. – Vol. 2. – P. 1240–1244. – IBSN 978-86-6075-058-2.

105. Laptev A. Green strength of powder compacts provided for production

of highly porous titanium parts / A. Laptev, O. Vyal, M. Bram, H. P. Buchkremer,

D. Stoever // Powder Metallurgy, 2005. – Vol. 48. – № 4. – P. 358–364. – ISSN

1068-1302.

106. Köhl M. Powder Metallurgical Near-Net-Shape Fabrication of Porous

Ni-Ti Shape Memory Alloys for Use as Long-Term Implants by the Combination

of the Metal Injection Molding Process with the Space-Holder Technique /

M. Köhl, T. Habijan, M. Bram, H. P. Buchkremer, D. Stöver, M. Köller // Advanced

Engineering Materials, 2009. – Vol. 11. – Issue 12. – P. 959–968. – ISSN

1527-2648.

107. Чернышев Л. И. Формирование пористой структуры бипористых

142

материалов в связи с объемными изменениями при спекании /

Л. И. Чернышев // Порошковая металлургия, 1999. – № 9/10. – С. 97–103.

ISSN 0032-4795.

108. Кипарисов С. С. Порошковая металлургия: учеб. для техникумов

3-е изд., перераб./ С. С. Кипарисов, Г. А. Либенсон. – М. : Металлургия,

1991. – 432 с.

109. Лаптев А. М. Изготовление градиентных порошковых фильтров с

применением порообразователя / А. М. Лаптев, Н. А. Руденко // Обработка

материалов давлением : сб. науч. трудов. – Краматорск : ДГМА, №. 1 (26) –

2011. – C. 146-149. – ISSN 2076-2151.

110. Руденко Н. А. Изготовление порошковых фильтров с градиентной

структурой / Н. А. Руденко // Современное материаловедение: материалы и

технологии : тезисы докладов II Всеукраинской конференции молодых уче-

ных. – Киев. – 2011. – С. 276. – IBSN 978-966-02-6159-4.

111. Руденко Н. А. Влияние гранулометрического состава распыленно-

го железного порошка на гидравлические свойства спеченных высокопорис-

тых изделий / Н. А. Руденко // Обработка материалов давлением : сб. науч.

трудов. – Краматорск : ДГМА, №. 4 (29) – 2011. – C. 148-151. – ISSN 2076-

2151.

112. ABAQUS 6.9 Theory manual / Dassault Systemes Simulia Corporation,

Providence, Rhode Island : Dassault Systemes Simulia Corporation, Providence,

2009. – 1168 p.

113. Каплун А. Б. ANSYS в руках инженера / А. Б. Каплун,

Е. М. Морозов, М. А. Олферьева. – М. : Едиториал УРСС, 2003. – 272 с.

114. QFORM 2D/3D. Программа моделирования объемной штамповки.

Версия 4.3. Руководство пользователя. 3D моделирование / Кванторформ. –

М. : Кванторформ, 1991-2008. – 176 с.

115. Mosbah P. Experimental techniques for analysis of die pressing and

ejection of metal powder / P. Mosbah, D. Bouvard, E. Ouedraogo, P. Stutz //

Powder Metallurgy, 1997. – Vol. 40. – № 4. – P. 269–277. – ISSN 1068-1302.

143

116. Пат. 69007 Україна, В 30 В 15/02, 11/06. Багатопозиційна закрита

прес-форма для пресування багатошарових підшипників ковзання // Попівне-

нко Л. В., Руденко Н. О. ; заявник і патентовласник Донбаська державна ма-

шинобудівна академія. – u201108269; заявл. 01.07.2011; опубл. 25.04.2012,

Бюл. № 8/2012. – 6 с.

117. Володарский Е. Т. Планирование и организация измерительного

эксперимента / Е. Т. Володарский__________, Б. Н. Малиновский, Ю. М. Туз. – К. : Ви-

ща школа, 1987. – 280 с.

118. АдлерЮ. П. Планирование эксперимента при поиске оптималь-

ных условий / Ю. П. Адлер, Е. В. Маркова, Ю. В. Грановский. – М. : Наука,

1976. – 280 с.

119. Яблочкин Д. Л. Обычая теория статистики / Д. Л. Яблочкин. – М. :

Статистика, 1976. – 344 с.

120. Айвазян С. А. Статистическое моделирование зависимостей /

С. А. Айвазян. – М. : Металлургия, 1968. – 227 с.

121. Крамер Г. Математические методы статистики / Г. Крамер. – М. :

Мир, 1975. – 648 с.__