Павлова Ирина Николаевна. Микросферические катализаторы для окислительного хлорирования этилена и дегидрирования изопентана : Дис. ... канд. хим. наук : 02.00.15 : Уфа, 2005 119 c. РГБ ОД, 61:05-2/390

ИНСТИТУТ НЕФТЕХИМИИ И КАТАЛИЗА

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

На правах рукописи

Павлова Ирина Николаевна

МИКРОСФЕРИЧЕСКИЕ КАТАЛИЗАТОРЫ ДЛЯ

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО ХЛОРИРОВАНИЯ ЭТИЛЕНА

И ДЕГИДРИРОВАНИЯ ИЗОПЕНТАНА

02.00.15.- Катализ

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Научный руководитель: Доктор химических наук

старший научный сотрудник

Кутепов Б.И.

VCL^/L^irfa^

Уфа-2005

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

N

V*

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1. Свойства и способы приготовления микросферических

алюмооксидных носителей

1.2. Свойства и способы приготовления микросферических

катализаторов окислительного хлорирования

этилена

1.3. Свойства и способы приготовления микросферических

катализаторов дегидрирования изо-

пентана в метилбутены

ГЛАВА 2. Разработка перспективного для практического применения

способа синтеза микросферических алюмооксидных

носителей

ГЛАВА 3. Разработка малоотходных способов приготовления

микросферических катализаторов для процессов

окислительного хлорирования этилена и дегидрирования

изопентана

3.1. Получение микросферических катализаторов

окислительного хлорирования этилена

3.2. Физическо-химические свойства катализатора

ИМ-2201

3.3. Разработка катализатора дегидрирования изопентана

в изомерные метилбутены

ГЛАВА 4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

4.1. Методы синтеза носителей и катализаторов

окислительного хлорирования этилена и дегидрирования

изопентана

Стр.

5

8

17

25

35

59

59

72

83

88

88

v^.%.

88

88

88

3

4.1.1. Стадия термохимической активации гидрокси-

да алюминия

4.1.2. Стадия регидратации продукта термохимической

активации гидроксида алюминия

4.1.3. Стадия нанесения активных компонентов на

носители

4.1.4. Стадия термообработки катализаторов 88

4.2. Методы исследования физико-химических и

каталитических свойств микросферических

алюмооксидных носителей, катализаторов

окислительного хлорирования этилена и дегидрирования

изопентана 89

4.2.1. Определение содержания меди в катализаторе

окислительного хлорирования этилена

4.2.2. Определение содержания алюминия и натрия в

катализаторе

4.2.3. Определение содержания хрома в катализаторе

дегидрирования изопентана

4.2.4. Рентгенофазовый анализ 92

4.2.5. Термогравиметрический анализ 93

4.2.6. Определение удельного объема пор по водопо-

глащению

4.2.7. Определение удельного обьема пор по адсорбции

и капиллярной конденсации паров воды,...

4.2.8. Определение удельного объема пор по адсорбции

и капиллярной конденсации паров бензола

4.2.9. Определение насыпной плотности 94

4.2.10. Исследование текстуры образцов методом

низкотемпературной адсорбции

89

90

91

93

93

94

94

^^,

\

95

4

4.2.11. Определение фракционного состава и механической

прочности

4.2.12. Определение содержания кислотных центров

методом термопрограммированной десорбции

аммиака 95

4.2.13. Определение активности катализатора в реакции

окислительного хлорирования этилена

4.2.14. Определение активности катализатора в реак-

-^ 103

ции дегидрирования изопентана

ВЫВОДЫ 106

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 108

ч

98

^s

X

('

5

ВВЕДЕНИЕ

Винилхлорид и изопрен относят к числу важнейших и крупнотоннажных

мономеров, технология получения которых основана на применении микросферических

катализаторов в «кипящем» слое. Так, например, винилхлорид синтезируют

последовательным окислительным хлорированием этилена (ОХЭ) в дихлорэтан

с последующим дегидрохлорированием в целевой мономер, а изопрен

получают двухстадийным дегидрированием изопентана в изомерные метилбу-

тены и далее в изопрен.

Общим для газофазных гетерогенно-каталитических процессов осуществляемых

в «кипящем» слое катализаторов, является то, что наряду с каталити-

\ ческими свойствами повышенные требования предъявляются к прочности,

форме и размерам микросферических частиц, а также насыпной плотности катализаторов.

Для выполнения этих требований в процессах ОХЭ и дегидрирования

изопентана используют катализаторы, в которых активные компоненты

нанесены на микросферические носители.

Промышленного производства катализаторов ОХЭ в России не существует,

в основном из-за отсутствия технологий, обеспечивающих приготовление

каталитических систем с требуемыми характеристиками, и до настоящего времени

в промышленных реакторах эксплуатируются импортные катализаторы.

Выпускаемый промышленностью катализатор дегидрирования изопентана

в изомерные метилбутены PiM-2201 недостаточно прочен и при промышленной

эксплуатации его расход составляет 15-20 кг на тонну продуктов дегидрирования.

При этом возникает проблема утилизации токсичных отходов, образующихся

при эксплуатации указанного катализатора.

В связи с изложенным, исследования, направленные на разработку эффективных,

малоотходных способов получения микросферических алюмоок-

сидных носителей с заданными свойствами и на их основе современных катализаторов

для газофазных гетерогенно-каталитических процессов ОХЭ и дегидрирования

изопентана, важны и актуальны.

6

Целью настоящей диссертационной работы являлась разработка малоотходных

и технологичных способов приготовления алюмооксидных носителей и

на их основе высокоэффективных катализаторов для газофазных гетерогенно-

каталитических процессов ОХЭ и дегидрирования изопентана.

Поставленная в работе цель включала решение следующих основных задач:

- установление закономерностей формирования фазового состава, пористой

структуры и износоустойчивости алюмооксидных носителей, получаемых

из А1(0Н)з со структурой гиббсита, продукта его термохимической активации

(ТХА) и регидратированного продукта ТХА гиббсита после термообработки

в атмосфере воздуха при 200-^1050*^С;

- определение оптимальных условий нанесения и концентраций СиСЬ на

эксплуатационные характеристики синтезируемых катализаторов ОХЭ и

разработка технологичных методов их приготовления;

- исследование изменения свойств катализаторов ОХЭ и катализатора дегидрирования

изопентана ИМ-2201 при промышленной эксплуатации;

- изучение влияния условий нанесения и концентраций хрома и калия на

эксплуатационные характеристики синтезируемых катализаторов

дегидрирования изопентана в метилбутены, разработка технологичного

способа их приготовления.

Обнаружено, что из частично регидратированного продукта ТХА гиббсита

(~70% псевдобемита, ~30% аморфной фазы) после термообработки при

660-^780°С образуются высокопрочные мезопористые алюмооксидные носители,

которые представляют собой смесь у- AI2O3 и аморфной фазы.

Разработан эффективный и малоотходный способ получения микросферических

алюмооксидных носителей. Способ включает стадии ТХА гиббсита, частичной

регидратации полученного продукта и последующей термообработки.

Показано, что на поверхности катализаторов, синтезированных пропиткой

раствором СиСЬ алюмооксидного носителя и последующей термообработкой

при 250^С в атмосфере воздуха, за счет взаимодействия с носителем формируются

высокодисперсные частицы CuCli. Концентрация слабосвязанного с

<•

7

носителем СиСЬ возрастает с 30-40 до 70-80% отн. при увеличении общего содержания

меди в катализаторе с 2,0 до 5,0% мае. соответственно.

Установлено, что введение в состав катализатора ОХЭ одновременно с хло-

ридом меди MgCI в соотношении Си /Mg =2 позволяет увеличить устойчивость

катализатора к слипанию под действием реакционной среды в условиях

стехиометрических соотношений НС1:С2Н4 с отклонениями 2,0-^8,0% в сторону

избытка НС1.

Выявлено, что при длительной промышленной эксплуатации катализатора

ОХЭ под действием компонентов реакционной среды его удельная поверхность

и объем пор уменьшаются, а насыпная плотность увеличивается на 20-

25% отн. При этом значительного изменения фазового состава и каталитических

свойств не обнаруживается.

Разработана малоотходная технология приготовления микросферических

алюмооксидных носителей и наработана опытно-промышленная партия носителя

в количестве 3 т. Алюмооксидные носители, полученные в соответствии с

предложенной технологией, характеризуются высокой устойчивостью к исти-

ранию, объемом пор 0,36 см /г, удельной поверхностью 130 м /г, насыпной

плотностью 0,88 г/см'', фазовым составом у- AI2O3.

Микросферические алюмооксидные носители использованы для приготовления

катализаторов ОХЭ и наработана опытно-промышленная партия катализатора

в количестве 2,5 т. Разработанный катализатор ОХЭ обеспечивает

конверсию по НС1 до 96,9% при селективности по 1,2-дихлорэтану до 98%.

Разработанная технология получения алюмооксидных носителей с улучшенными

эксплуатационными характеристиками использована для приготовления

катализатора дегидрирования изопентана, который по своей прочности к

истиранию превосходит промышленный катализатор ИМ-2201 в 5-6 раз.__

по 1,2-дихлорэтану до

98,0%. Проведена отработка предложенного способа получения катализатора

ОХЭ на оборудовании Ишимбайского завода катализаторов и наработана

опытно-промышленная партия катализатора в количестве 2,5 т.

4. Показано, что на поверхности катализаторов, синтезированных пропиткой

раствором СиСЬ алюмооксидного носителя и последующей термообработкой

при 250°С в атмосфере воздуха, за счет взаимодействия с носителем

формируются высокодисперсные частицы СиСЬ. Концентрация слабосвязанного

с носителем СиСЬ возрастает с 30-40 до 70-80% отн. при увеличении

общего содержания меди в катализаторе с 2,0 до 5,0%) мае. соответственно.

5. Обнаружено, что введение в состав катализатора одновременно с хлоридом

меди MgCb в соотношении Си /Mg =2 позволяет увеличить устойчивость

катализатора к слипанию под действием реакционной среды в условиях сте-

107

хиометрических соотношений НС1:С2Н4 с отклонениями 2,0-^8,0% в сторону

избытка НС1.

6. Выявлено, что при длительной промышленной эксплуатации катализатора

ОХЭ под действием компонентов реакционной среды его удельная поверхность

и объем пор уменьшаются, а насыпная плотность увеличивается на 20-

25% отн. При этом значительного изменения фазового состава и каталитических

свойств не наблюдается.

7. Показано, что из-за низкой механической прочности крупных (фракции

>125 мкм) частиц катализатора ИМ-2201 при промышленной эксплуатации

происходит их разрушение и вынос из системы потоком углеводородов.

8. Разработан малоотходный способ получения высокопрочного катализатора

дегидрирования изопентана в метилбутены, который включает стадии пропитки

алюмооксидного носителя растворами хромовой кислоты и карбоната

калия, сушки и прокалки при 680^С в атмосфере воздуха. Полученный катализатор

обеспечивает конверсию изопентана на уровне 50,9% и селективность

по метилбутенам 56,4%.

13