Романцова, Ирина Владимировна. Наномодифицирование сорбентов для очистки жидких сред : диссертация ... кандидата технических наук : 05.17.08 / Романцова Ирина Владимировна; [Место защиты: Тамб. гос. техн. ун-т].- Тамбов, 2013.- 195 с.: ил. РГБ ОД, 61 13-5/2357

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования Тамбовский государственный технический университет

На правах рукописи

04201362106

##### Романцова Ирина Владимировна НАНОМОДИФИЦИРОВАНИЕ СОРБЕНТОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ СРЕД

- - Процессы и аппараты химических технологий

ДИССЕРТАЦИЯ на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель доктор технических наук, профессор Ткачев Алексей Григорьевич

Тамбов 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	 5

ГЛАВА 1. Современное состояние исследований методов модифицирования сорбционных материалов	 10

- Общая характеристика сорбентов:	структура и сорбционные

параметры	 10

- Активированные угли и синтетические цеолиты	 10

  - Применение активированных углей и цеолитов в процессах очистки сточных вод от ионов тяжелых металлов	 12

  - Методы получения модифицированных сорбционных материалов... 15

  - Обзор и анализ теоретических и экспериментальных исследований в области получения углеродных нанотрубок	 32

    - Углеродные нанотрубки и методы их получения	 32

    - Типы катализаторов процесса образования углеродных нанотрубок	 34

    - Способы получения катализаторов синтеза углеродных нанотрубок	 37

      - Получение катализаторов золь-гель методами	 39

      - Получение катализаторов методом мокрого сжигания 	41

    - Применение углеродных нанотрубок в сорбционных процессах	 43

Основные выводы по ГЛАВЕ 1	 46

ГЛАВА 2. Экспериментальные исследования способов получения катализаторов синтеза углеродных нанотрубок	 47

- Описание методов исследования и аппаратурного оформления процесса приготовления катализаторов	 47

- Характеристика исходного сырья и реагентов для получения катализаторов	 49

- Цитратный золь-гель метод получения катализаторов	 49

#### з

- Описание технологии приготовления катализаторов	 54

- Экспериментальное исследование влияния дисперсности и состава катализаторов на удельный выход углеродных нанотрубок....	54

- Определение структурных характеристик катализаторов	 58

- Определение дисперсных характеристик катализаторов	 61

- Исследование влияния состава катализаторов на выход и качество углеродных нанотрубок 	 61

- Получение катализаторов методом мокрого сжигания	 71

- Определение структурных характеристик катализаторов	 72

- Исследование влияния состава катализаторов на выход и качество углеродных нанотрубок	 73

Основные выводы по ГJIABE 2	 78

ГЛАВА 3. Разработка технологии получения наномодифицирован- ных поглотителей и определение их сорбционных характеристик 	79

- Характеристика исходного сырья	 79

- Формирование слоя углеродных нанотрубок на поверхности

79

сорбента

- Описание технологической схемы процесса получения наномодифицированных сорбентов	 80

- Оценка качества полученного слоя углеродных нанотрубок на сорбенте	 g4

- Измерение качественных характеристик стандартных и наномодифицированных образцов активированных углей и цеолитов 	86

- Определение эффективности работы стандартных и наномодифицированных сорбентов на примере очистки водных сред от

90

ионов тяжелых металлов

- Изучение адсорбции ионов кобальта Со2+	 90

- Изучение адсорбции ионов никеля Ni2+	 96

3.7. Применение наномодифицированных сорбентов для очистки водно-

спиртовых смесей	 102

Основные выводы по Г ЛАВЕ 3	 106

ГЛАВА 4. Математическое моделирование полей концентраций сорбентов очистки водных растворов от ионов кобальта Со2+	 107

- Механизм модифицирования сорбентов углеродными нанотрубками.. 107

- Постановка и решение задачи полей концетраций для сплошного шара	   109

- Постановка и решение задачи полей концетраций для двухслойного сплошного шара	 111

- Постановка математической модели полей концентраций гранул сорбента в процессе адсорбции	 114

- Реализация решения уравнений математической модели	 114

- Расчеты характеристик наномодифицированных сорбентов	 118

Основные выводы по ГЛАВЕ 4	 126

Основные результаты и выводы по работе	 127

Условные обозначения	 129

Список использованных источников	 130

Приложение 1	 159

Приложение 2	 165

Приложение 3	 171

Приложение 4	 183

Приложение 5	 186

Приложение 6	 189

Приложение 7	 194

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность работы. Проблемы тонкой очистки жидких сред, регенерации сточных вод, комплексной водоподготовки для высокотехнологичных отраслей промышленности - актуальны и обусловлены все более ужесточающимися современными требованиями. Перспективным направлением для создания эффективных сорбентов является их модифицирование углеродными наноматериалами, в частности, углеродными нанотрубками (УНТ). Наиболее распространенные сорбенты - активированный уголь (АУ) и цеолиты, модифицирование которых существенно увеличивает их адсорбционную активность.

Использование УНТ обусловлено их высокими адсорбционными характеристиками, возможностью изменения химии поверхности и структурными особенностями нанометрового диапазона, которые определяются методом и параметрами синтеза. Распространенным промышленным способом получения УНТ является газофазное химическое осаждение (ГФХО) с применением металлоксидных катализаторов, позволяющее получать структуры УНТ на носителях. Важнейшее влияние на структуру нанотрубок оказывают технология приготовления металлоксидных катализаторов и их химическая природа. Определение зависимости свойств нанотрубок от параметров используемых катализаторов позволяет получать УНТ с регулируемыми характеристиками (длина, диаметр, степень дефектности и т.д.) для поверхностного модифицирования пористых носителей.

Цель работы - разработка процесса углеродного наномодифицирования промышленных сорбентов для очистки жидких сред.

Задачи исследования. Для достижения цели диссертации были поставлены следующие задачи:

- установить влияние химического состава и физико-химических характеристик катализаторов синтеза УНТ на их активность, структурные и дисперсные параметры;

- выявить зависимость параметров структуры нанотрубок от химического состава катализатора;

- разработать процесс получения наномодифицированных сорбентов на основе АУ (АГ-5, NWC) и синтетических цеолитов (NaX), позволяющий повысить их эффективность;

- исследовать сорбционные характеристики полученных сорбентов и механизмы влияния УНТ на процесс адсорбции примесей из жидких сред, в том числе ионов тяжелых металлов и примесей в водно-спиртовых смесях;

- разработать математическую модель полей концентраций гранул сорбента в процессе адсорбции с целью определения эффективных коэффициентов диффузии;

предложить аппаратурно-технологическое оформление процесса углеродного наномодифицирования сорбентов, приемлемое для промышленного применения.

Объект исследования. Технологический процесс получения наномодифицированных сорбентов для очистки жидких сред.

Предмет исследования. Адсорбционные характеристики наномодифицированных активированных углей и цеолитов.

Научная новизна работы:

- предложен новый способ модифицирования сорбентов (активированных углей и синтетических цеолитов) путем синтеза структуры углеродных нанотрубок газофазным химическим осаждением на металлоксидных катализаторах, полученных золь-гель методом и методом мокрого сжигания (Пат. 2476268 РФ); определены области применения — очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов, тонкая очистка водно-спиртовых смесей;

- предложена физическая модель получения наномодифицированных активированных углей, на основе которой разработана адекватная математическая модель процесса адсорбции стандартных и модифицированных активированных углей;

- впервые выявлено влияние химической природы металлоксидного катализатора (в т.ч. Ni-Co (Ni-Y, Ni-Mo)/MgO; Fe-Co (Fe-Mo, Co-Mo)/MgO-Al203), технологии его приготовления и эксплуатационных характеристик на структуру синтезированного слоя углеродных нанотрубок (длина, диаметр, степень дефектности). Установлено, что применение в качестве активных металлов Ni-Co, Ni-Y, Ni-Mo позволяет получить коническую ориентацию углеродных слоев нанотрубок, а сочетаний Fe-Co, Fe-Mo, Co-Mo - цилиндрическую;

- впервые установлено увеличение степени поглощения по отношению к альдегидам, хлоридам при обработке водно-спиртовых смесей и к ионам тяжелых металлов (Со2+, Ni2+) при извлечении из водных растворов на основе данных о влиянии структуры углеродных нанотрубок, синтезированной в пористом пространстве сорбента, на адсорбционную способность поглотителей.

Практическая ценность:

- получены опытные образцы катализаторов составов: Ni-Co (Ni-Y,Ni- Mo)/MgO, (Fe-Mo,Co-Mo)/MgO-Al203, позволяющие синтезировать УНТ с низким содержанием примесей (аморфного углерода, частиц катализатора);

- разработаны рекомендации по выбору способа синтеза катализатора и его состава на основе данных о влиянии химической природы металлоксидного катализатора на структуру синтезированного слоя УНТ. Для модифицирования сорбентов предложено применять катализатор состава Ni/Co-MgO, полученный цитратным золь-гель методом;

- изготовлены и исследованы опытные образцы наномодифицированных сорбентов на основе АУ (АГ-5, NWC) и синтетических цеолитов (NaX) со следующими параметрами слоя УНТ: диаметр УНТ 10-50 нм, длина 0,2-1 мкм. Установлено увеличение адсорбционной емкости наномодифицированных сорбентов по сравнению со стандартными материалами при обработке водноспиртовых смесей по отношению к альдегидам, хлоридам (ГОСТ Р 51135-98) и в процессах извлечения из водных растворов ионов тяжелых металлов Со2+ и Ni2+ на 30 % и 10-15 %, соответственно;

- разработано аппаратурное оформление процесса формирования слоя нанотрубок (Пат. 106253 РФ) путем создания в пористом пространстве поглотителей наноструктуры, обеспечивающее получение равномерно- распределенного массива нанотрубок с регулируемыми параметрами;

- определено значение эффективного коэффициента диффузии ионов Со2+ в слое УНТ, равное £>2=0,13ТО'9 м2/с, рассчитанное по уравнениям предложенной математической модели.

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на IV международной научно - практической конференции «Наука на рубеже тысячелетий» (Тамбов, 2007, 2008); молодежной школе-семинаре «Современные нанотехнологии и нанофотоника для науки и производства» (Владимир, 2008, 2009, 2010); IX Всероссийской выставке научно-технического творчества молодежи (Москва, 2009); I молодежном инновационном Конвенте ЦФО (Дубна, 2009); II Всероссийском молодежном инновационном Конвенте (Санкт - Петербурге, 2009); VII международной конференции «Углерод: фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технология. Конструкционные и функциональные материалы (в том числе наноматериалы) и технологии их производства» (Владимир, 2010); II всероссийской научноинновационной конференции «Современные твердофазные технологии: теория, практика и инновационный менеджмент» (Тамбов, 2009, 2010, 2011); II международной кластерной научно-практической конференции «Аспекты ноосферной безопасности в приоритетных направлениях деятельности человека» (Тамбов, 2011); I международной российско-китайской конференции молодёжной школы-семинара «Современные лазерная физика и лазерные информационные технологии для науки и производства» (Суздаль, Владимир, 2011); VII Международной научно-технической конференции «Современные проблемы экологии» (Тула, 2012); международной научно-практической конференции «Наука и образование для устойчивого развития экономики, природы и обществ» (Тамбов, 2013).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 37 работ, из которых 9 статей входят в перечень ВАК, 1 монография, получено 2 патента РФ и 2 положительных решения на выдачу патента на изобретение.

Структура и объем работы. Диссертация включает введение, четыре главы, основные выводы и результаты, список литературы (226 наименований) и приложение. Работа изложена на 158 страницах основного текста, содержит 69 рисунков и 32 таблицы.

Работа выполнена в рамках приоритетного направления развития науки, технологий и техники в РФ «Индустрия наносистем и материалов», исследования поддержаны ФСРМФПвНТС («УМНИК» ГК № 6536р/9014 от

- г. и ГК № 7675/11217 от 31.03.10 г.; «СТАРТ» ГК № 9073р/14859 от 27.04.2011	г),	грантом Президента РФ МК-6578.2013.8, договор №

14.124.13.6578-МКот 4.02.13 г.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

- Разработан новый процесс модифицирования промышленных сорбентов на основе АУ (АГ-5, NWC) и синтетических цеолитов (NaX), позволяющий повысить адсорбционную способность поглотителей.

- Подтверждена эффективность применения методов золь-гель и мокрого сжигания для приготовления катализатора синтеза УНТ, имеющего следующие характеристики: активность 35...40 г/г; удельная поверхность 61-133 м2/г; дисперсность 11,2-16,1 мкм (метод мокрого сжигания), 39,1-47,1 мкм (золь-гель метод); насыпная плотность 190-800 кг/м3.

- Доказано, что путем варьирования соотношения активных металлов катализатора (Ni2+, Со2+, Моб+, Y3+, Fe3+) и компонентов матрицы (MgO, А1203) возможно синтезировать слой УНТ с регулируемыми параметрами на поверхности сорбентов.

- Предложено аппаратурное оформление процесса наномодифицирования АУ и синтетических цеолитов, включающее операции: получение катализатора, импрегнирование сорбентов раствором веществ-прекурсоров, прокалка пропитанных образцов, синтез УНТ.

- Проведены сравнительные испытания опытных образцов наномодифицированных и стандартных АУ (АГ-5 и NWC) в процессах очистки водных растворов от ионов тяжелых металлов. Установлено, что наномодифицирование позволяет увеличить адсорбционную емкость сорбентов по ионам Со2+ на 30 % и по ионам Ni2+ на 10-15 %.

- Применение наномодифицированных образцов при обработке ВСС уменьшает содержание уксусного альдегида и концентрацию хлоридов от 4,4 до

- 3,6 мг/дм3 (цеолит NaX). Для всех образцов улучшается окисляемость на 2...7 мин и органолептические показатели на 0,04-0,06 балла.

- На основе предложенной физической модели разработана математическая модель полей концентраций гранул сорбента в процессе адсорбции. Методом сравнения расчетных данных с результатами эксперимента выполнена проверка адекватности математической модели. Расхождение не превышает 5-6 %.

- Математическая модель позволила вычислить эффективный коэффициент диффузии ионов Со2+ в слое УНТ -	D2=0,13-10'9,	м2/с; определены

концентрационные поля модифицированных и стандартных кокосовых и каменных АУ марки NWC и АГ-5.

- Расчеты с использованием уравнений предложенной математической модели показали повышение статической адсорбционной емкости наномодифицированных сорбентов в 1,7 и 1,1 раза для АУ NWC и АГ-5 соответственно.

Экспериментальные образцы наномодифицированных сорбентов в рамках совместных работ исследуются в лабораторно-производственных условиях ГНУ ВНИИПБТ РАСХН (г. Москва), ООО «Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов», (г. Ишимбай), ФГБУН «Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова» РАН.

6