Косторгиз Кирило Петрович. Дослідження та розробка енергозберігаючої технології термообробки дисперсних матеріалів у апаратах з псевдозрідженим шаром : Дис... канд. наук: 05.14.06 - 2009.

Костогриз К.П. Дослідження та розробка енергозберігаючої технології термообробки дисперсних матеріалів у апаратах з псевдозрідженим шаром. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук за фахом 05.14.06. - Технічна теплофізика і промислова теплоенергетика. – НАН України, Київ, 2008 р. Дисертація присвячена дослідженню термообробки і класифікації дисперсних матеріалів в апаратах з псевдозрідженим шаром. На основі досліджень були вирішені практичні задачі енергозбереження та підвищення ефективності технологічного процесу при обробці таких дисперсних матеріалів як перліт, зольні алюмосилікатні мікросфери і пісок. Досліджено кінетику дегідратації перліту у псевдозрідженому шарі. Встановлено механізм вибухового руйнування порожніх зольних мікросфер при їх сушці, за рахунок надлишкового тиску водяних парів і дефектів в оболонці мікросфер. Використано з метою одночасної термообробки і класифікації по швидкості витання полідисперсних матеріалів в апаратах жолобного типу ефект підвищеного виносу з псевдозрідженого шару. Розроблено експериментальну базу і методику розрахунку апаратів із псевдозрідженим шаром жолобного типу для різних матеріалів і застосувань. Розроблено технічні проекти і конструкторську документацію печей термопідготовки перліту, теплоутилізаторов, сушарок-класифікаторів піску і зольних мікросфер із псевдозрідженним шаром жолобного типу..

- В дисертаційній роботі на основі результатів експериментальних та розрахункових досліджень визначено основні закономірності термообробки дисперсних матеріалів різної структури та гранулометричного складу, визначено кінетичні характеристики дегідратації дрібнозернистих матеріалів, умови їх неруйнуючої обробки, а також технологічні параметри сушки, термообробки і класифікації для одержання кінцевого продукту з заданими властивостями. Також на цій основі розроблено нові енергозберігаючі технології з апаратами псевдозрідженого шару жолобного типу для промисловості будівельних матеріалів. - Розроблено спрощену математичну модель процесу дегідратації перліту в апараті псевдозрідженого шару. Показано, що час сушки в періоді падаючої швидкості значно перевищує час у інші періоди сушки t4 >>(). Таким чином, для практичного визначення необхідного часу сушки доцільно проводити розрахунок тільки в періоді сушки t4. Запропоновано залежності для розрахунку t4 при сушці перліту українського родовища Фогош. - На підставі запропонованої фізичної моделі розтріскування часток перліту при спучуванні в шахтній печі отримано залежності для розрахунку критичного вмісту вологи частки перліту при спучуванні. Розраховано критичний вміст вологи для різних родовищ перліту. - Запропоновано фізичну модель розтріскування при сушці зольних алюмосилікатних мікросфер, що базується на процесі руйнування оболонки в найбільш слабкій її ділянці за рахунок під дією тиску водяної пари. Визначено критичні параметри температури при сушінні мікросфер: T » 463К = 190С, та критичного вмісту вологи в порожнині мікросфери Wкр=0,74%. - Експериментально підтверджено адекватність моделей руйнування перліту при спучуванні - дані експериментів добре співпадають з передбаченим теоретично критичним вмістом зв'язаної вологи в перліті родовища Фогош (3,54%), та розтріскування пустотілих мікросфер із золи ТЕС при їх сушці (на прикладі мікросфер Трипільської ГРЕС). Підтверджено також передбачений моделлю «вибух» мікросфер при температурі сушки більше 190С двома серіями дослідів: визначенням масової частки зруйнованих мікросфер у нагрітих пробах і візуальним спостереженням за процесом руйнування мікросфер у тонкому насипному шарі. - Розроблено методику та проведено дослідження з метою визначення залишкової вологи сирцевого перліту в залежності від температури псевдозрідженого шару, розміру часток і часу термообробки. Результати експериментів непогано співпадають у робочому діапазоні часу термообробки (2...25 хв.) з розрахованими по запропонованій моделі кінетики дегідратації перліту в псевдо зрідженому шарі. Доведено, що в діапазоні розмірів часток сирцевого перліту 0,2...3 мм, часом розігріву і дегідратації часток в періоді постійної швидкості сушки можна зневажити. Також несуттєвим є вплив розмірів часток. Визначено оптимальні робочі параметри для розрахунку печей термопідготовки перліту в псевдозрідженому шарі. - Проведено на дослідній установці дослідження сушки алюмосилікатних мікросфер у двох режимах – у спрямованому потоці псевдозрідженого шару жалобного типу та у псевдозрідженому шарі інертного грубозернистого матеріалу. Показано, що необхідну по технічним вимогам на мікросфери – легкий заповнювач у пластмаси залишкову вологість - 0,1% можна отримати або при тривалій (2 години) сушці, або при дворазовій сушці з проміжною витримкою матеріалу в бункері. - Виконано дослідження класифікації по розміру часток полідисперсного матеріалу у апаратах псевдозрідженого шару жолобного типу змінного по висоті перетину з поділом матеріалу на 2 – 4 фракції. Визначено оптимальні параметри роботи таких класифікаторів. - Розроблено оригінальну конструкцію апаратів псевдозрідженого шару жолобного типу для класифікації, що включає в себе три ступені сепарації в кожній із зон: у межах шару, у сепараційному просторі й у жалюзійних відбійних ґратах. Досягнута висока (до 85-90%) чистота цільових фракцій таких матеріалів як перліт, пісок, гіпс, залізна руда, мікросфери. Отримано дані для розрахунку промислових класифікаторів нового типу. Показано, що в таких апаратах класифікацію можна сполучити з термообробкою дисперсного матеріалу, що дає можливість мінімізувати енергетичні витрати. - Розроблена універсальна двостадійна енергозберігаюча технологія виробництва спученого перліту і апарати з псевдозрідженим шаром жолобного типу для її реалізації. Розробка впроваджена на 6 заводах, як в Україні, так і за кордоном: AKROLITHOS A.T.E.B.E. (Греція), ЗАТ "БЗБК" (м.Бровари), ЗАТ "Стройперліт" (с.м.т.Калинівка), ТОВ «Перліт груп» (м.Кривий Ріг). - Результати досліджень використані при створенні енергозберігаючого виробництва алюмосилікатних мікросфер на ТОВ "Омега-мінералз" (с.м.т. Миронівка Київської обл.). - Результати досліджень використані при створенні виробництва сушки піску для сухих будівельних сумішей на заводі ТОВ з ІІ «Хенкель Баутехнік Україна» у м. Цюрупинск, Херсонської обл. Відмінною рисою даного виробництва є сполучення в одному апараті сушки піску і його збагачення – збезглинювання., що є важливим у виробництві сухих будівельних сумішей. Досягнуто 15% економії палива в зрівнянні з традиційними обертовими барабанними сушарками..