Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНЫ

ДОНЕЦКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ им. А.А. ГАЛКИНА

На правах рукописи

Прилипко Сергей Юрьевич

УДК 54.057:546.713'546.65; 537.621.2; 537.621.4; 537.624.8

ОСОБЕННОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАНГАНИТОВ И ИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И МАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

05.02.01 – материаловедение

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель:

кандидат физ.-мат. наук

Акимов Геннадий Яковлевич

Донецк – 2013

- ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	2

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	4

ВВЕДЕНИЕ	5

РАЗДЕЛ 1	11

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР	11

1.1. Замещение катионов в А-позициях	12

1.2. Влияние сверхстехиометрического марганца на свойства манганитов	20

1.3. Замещения в позициях марганца	24

1.4. Кислородная нестехиометрия и свойства манганитов	25

1.5. Особенности свойств компактов, пленок и монокристаллов	32

1.6. Получение и размерный эффект в нанокристаллических манганитах	36

РАЗДЕЛ 2	44

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ	44

РАЗДЕЛ 3	49

ПОЛУЧЕНИЕ НАНОРАЗМЕРНЫХ МАНГАНИТОВ	49

3.1. Возможности применения помола для получения нанопорошков	49

3.2. Сравнение свойств порошков, полученных методом совместного осаждения и по керамической технологии	52

3.3. Влияние давления холодного изостатического прессования на свойства манганитов	53

3.4. Холодное изостатическое прессование как способ активации синтеза манганитов	58

3.5. ДТ и ТГ анализы синтеза порошков La0,7Sr0,3MnO3±Δ	62

3.6. Синтез с использованием многократного холодного изостатического прессования	71

РАЗДЕЛ 4	74

РАЗМЕРНЫЙ ЭФФЕКТ В ПОРОШКОВЫХ КОМПАКТАХ	74

4.1. Особенности физических свойств нанокристаллических образцов (La0,65Sr0,35)0,8Mn1,2O3±Δ	74

4.2. Особенности физических свойств нанокристаллических образцов La0,7Mn1,3O3±Δ	76

4.3. Особенности физических свойств нанокристаллических образцов Nd0,6Sr0,3Mn1,1O3±Δ	79

4.4. Коэрцитивное поле нанокристаллических манганитов	81

РАЗДЕЛ 5	85

ЗАВИСИМОСТЬ СВОЙСТВ КЕРАМИКИ ОТ ИСХОДНОГО РАЗМЕРА КРИСТАЛЛИТОВ ПОРОШКА	85

5.1. Зависимость плотности керамики от температуры и времени спекания	86

5.2. Структура и свойства манганитов, спеченных при 1000°C в течение 3 часов	87

5.3. Структура и свойства манганитов, спеченных при 1000°C в течение 15 часов	98

5.4. Структура и свойства манганитов, спеченных при 1200°C в течение 3 часов	104

5.5. Аномальный гистерезис в манганитах	110

ВЫВОДЫ	118

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	120

ПРИЛОЖЕНИЕ: Акт об использовании образцов	136

- СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| ХИП | холодное изостатическое прессование |
| --- | --- |
| КМР | колоссальная магниторезистивность |
| СО | совместное осаждение |
| АГ | аномальный гистерезис |
| НГ | нормальный гистерезис |
| УЗД | ультразвуковое диспергирование |
| ДТА | дифференциальный термический анализ |
| ТГА | термогравиметрический анализ |

- ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Общая формула манганитов со структурой перовскита, имеет вид (LnxA1-x)1-yMn1+yO3±Δ, (где Ln – редкоземельный элемент, A – двухвалентный металл). Эти материалы являются перспективными для практического использования в качестве компонента катализаторов химических реакций, устройств магнитной записи, твердых электролитов топливных ячеек. Однако для их широкого применения необходимо обеспечить воспроизводимость их физико-химических свойств, что сопряжено с изучением всех факторов, способных привести к изменению этих свойств. В настоящее время влияние состава на их магнитные и электрические свойства можно считать достаточно хорошо изученным. В то же время имеется недостаточно сведений о степени влияния размеров кристаллитов на свойства манганитов. Между тем, известно, что для материалов в наноразмерном состоянии характерны высокие значения коэффициентов диффузии, снижение удельной намагниченности, немонотонное изменение коэрцитивной силы с изменением дисперсности. При этом большинство этих результатов было получено для металлических систем и не позволяет количественно предсказать критические размеры (однодоменности и суперпарамагнетизма) в сложных оксидных системах. Причиной этому может быть как существенное различие кристаллических решеток, так и внутреннее строение наночастицы, которое связано с принципиально разными подходами к получению металлических и оксидных наноматериалов.

Получение этих материалов в нанодисперсном состоянии по-прежнему остается актуальной научно-технической задачей. Решение ее позволяет повысить удельную поверхность катализаторов и их эффективность, открывает возможности для использования манганитов в медицине. Для повышения эксплуатационных характеристик твердых электролитов топливных ячеек важно научиться управлять пористостью манганитов. Изучение влияния размера кристаллитов манганитов на их электромагнитные свойства важно для получения образцов с точно заданными характеристиками.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертационная работа выполнялась в соответствии с планами научно-исследовательских работ отдела технической керамики Донецкого физико-технического института. Основу диссертации составляют результаты, полученные при выполнении государственной бюджетной темы «Мультимасштабні ефекти тиску в формуванні наноструктурного стану і властивостей твердих тіл» 2007-2011 р.р., № держреєстрації 0107U002078.

Цель и задачи исследований. Целью диссертационной работы является исследование и разработка способов получения нанокристаллических манганитов с требуемыми электрическими и магнитными характеристиками и установление взаимосвязи между размером кристаллитов и их свойствами.

Для достижения указанной цели необходимо было решить следующие задачи:

- Исследовать различные способы получения манганитов, выбрать те из них, которые бы отвечали получению наноструктурных композиций, оптимизировать их и разработать методику синтеза нанопорошков.

- Изучить зависимость свойств манганитов от размера кристаллитов.

- Исследовать влияние исходного размера кристаллитов на процессы спекания и конечные свойства манганит-лантановой керамики. Определить оптимальные размеры кристаллитов для получения наиболее важных физических свойств манганитов.

- Изучить механизм спекания нанокристаллических манганитов и связь процессов спекания с формированием их свойств.

Объект исследования: формирование структуры и свойств керамики при спекании нанопорошковых компактов редкоземельных манганитов.

Предмет исследования: синтез нанодисперсных порошков манганитов со структурой перовскита и зависимость их свойств от наноструктуры.

Методы исследования: Фазовый состав материалов определяли на основании данных рентгенофазового анализа на дифрактометре ДРОН-3. Дисперсный состав порошков и керамики оценивался по данным микрофотографий, полученных с использованием просвечивающей (трансмиссионной) электронной микроскопии на микроскопе JEM-100CX, и сканирующей электронной микроскопии на микроскопе JSM-6490LV. Химический состав определяли при помощи микроскопа JSM-6490LV. Дифференциальный термический и термогравиметрический анализы проводили на дериватографе Paulic-Paulic-Erdei. Электросопротивление измерялось стандартным четырехзондовым методом.

Научная новизна полученных результатов:

- На основе исследований влияния размера кристаллитов на электрические и магнитные свойства нанопорошкових компактов, экспериментально установлено, что при уменьшении размера кристаллитов в диапазоне от ~ 200 до ~ 6 нм, уменьшается динамическая магнитная восприимчивость, вплоть до полного ее исчезновения при среднем размере кристаллитов около 6 нм, что свидетельствует о достижении суперпарамагнитного состояния. Определен максимум коэрцитивной силы манганитов при размере кристаллитов около 70 нм.

- На основе изучения влияния размера кристаллитов на процессы спекания и формирования конечных свойств манганит-лантановой керамики (колоссального магниторезистивного эффекта, динамической магнитной восприимчивости, магнитного гистерезиса, электросопротивления), показано, что для достижения максимальных значений наиболее важных свойств манганитовой керамики нужны следующие исходные размеры кристаллитов:

- для максимальной плотности ~30 нм

- для максимальной проводимости ~6 нм

- для наибольшего КМР эффекта ~70 нм

- для максимальной температуры пика КМР ~30 нм.

- Предложена модель, объясняющая свойства манганит-лантановой керамики влиянием распределения примесей в процессе спекания нанопорошковых компактов.

Практическое значение полученных результатов.

Разработана методика, позволяющая синтезировать однофазные нанопорошки с рекордно малыми размерами кристаллитов и при температурах значительно ниже применяющихся в настоящее время. Найденные закономерности влияния размера кристаллитов на электромагнитные свойства нанокристаллических манганитов важны для использования этих материалов как основы магнитных датчиков, для применения в гипотермии, а также для разработки магнитных материалов, обладающие комплексом уникальных свойств. Получение манганитов с высокой удельной поверхностью позволяет повысить их эффективность в качестве катализаторов. Возможность управления пористостью манганитовой керамики способствует ее использованию в качестве твердых электролитов топливных ячеек, с другой стороны, спекание манганитовой керамики с высокой плотностью и электропроводностью уже при температуре порядка 1000 ºС позволяет получать качественную керамику с применением более доступного оборудования. Полученные нанопорошки и керамика из них позволили расширить круг исследований магнитных свойств манганитов (акт о применении).

Личный вклад соискателя: участие в постановке задач совместно с руководителем, определение способов их решения, планирование и проведение экспериментов, получение образцов, проведение расчетов, анализ полученных результатов, подготовка публикаций.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты представленной диссертации прошли апробацию на следующих конференциях:

- Moscow International Symposium on Magnetism. Moscow, 2005.

- 9-я международная конференция «Высокие давления – 2006 Фундаментальные и прикладные аспекты». Судак, 2006.

- Международная конференция, посвященная 100-летию со дня рождения академика НАНУ В.И. Архарова «Мезоскопические явления в твердых телах». Донецк 2007.

- Международная научная конференция ФТТ-2011: Актуальные проблемы физики твердого тела. Минск, 2007 г.

- E-MRS 2007 Fall meeting. Warsaw, 2007.

- International Conference “Functional Materials”. Partenit, 2007.

- Международная конференция HighMatTech. Киев, 2007г.

- XVII Українська конференція з неорганічної хімії. Львів. 2008р.

- Высокие давления – 2008 Фундаментальные и прикладные аспекты. Судак, 2008 г.

- ІІ Міжнародна наукова конференція „Фізико-хімічні основи формування і модифікації мікро- та наноструктур” Харків, 2008 р.

- Всеукраинская конференция молодых ученых "Современное материаловедение: материалы и технологии". Киев, 2008.

- Международная научная конференция ФТТ-2011: Актуальные проблемы физики твердого тела. Минск, 2009г.

- International Conference “Functional Materials”– Partenit, 2009.

- Международная конференция HighMatTech. Киев, 2009г.

- Международная конференция «Функциональные и конструкционные материалы». Донецк, 2009г.

- International workshop magnetic phenomena in micro- and nano-structures. Donetsk, 2010.

- Высокие давления – 2010 Фундаментальные и прикладные аспекты. Судак, 2010 г.

- II Международная научная конференция Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь–Россия–Украина. Киев, 2010г.

- Международная конференция HighMatTech. Киев, 2011г.

- Международная научная конференция ФТТ-2011: Актуальные проблемы физики твердого тела. Минск, 2011г.

Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 40 научных работах [1–40], в том числе: 14 статей в научных журналах, 23 докладов и тезисов докладов, 3 патента Украины. Из них 9 статей опубликованы в журналах, включенных в международные наукометричные базы Scopus и Web of Science, в том числе 5 – в иностранных журналах.

- ВЫВОДЫ

В диссертации получены решения актуальных научно-технических задач – разработана матодика получения нанокристаллических манганитов и установлена взаимосвязь между размером кристаллитов и их свойствами.

- Установлено, что использование холодного изостатического прессования позволяет интенсифицировать синтез манганитов уже при относительно низких температурах (450–600°С), что позволяет получать манганиты в нанокристаллическом состоянии. Разработана методика, при помощи которой были получены нанопорошки со средними размерами кристаллитов ~30 нм ((La0,65Sr0,35)0,8Mn1,2O3±Δ) и ~6 нм (La0,7Mn1,3O3±Δ). Получение манганитов с высокой удельной поверхностью позволяет повысить их эффективность в качестве катализаторов.

- В интервале размеров кристаллитов от ~6 до ~200 нм показано существенное изменение свойств манганитов. С уменьшением размера кристаллитов резко снижается динамическая магнитная восприимчивость, туннельная магниторезистивность, удельное электросопротивление. Максимальное значение коэрцитивной силы для образцов обоих составов достигается при размере кристаллитов порядка 70 нм и не зависит от методики ее определения. При размере кристаллита манганита лантана ~6 нм в материале не зафиксирован ферромагнитный отклик, что, объясняется реализацией суперпарамагнитного состояния.

- Впервые для данного класса материалов определено влияние размера кристаллитов на процессы спекания и конечные свойства (колоссальную магниторезистивнисть, динамическую магнитную восприимчивость, коэрцитивной поле, электросопротивление) манганит-лантановой керамики. Показано, что использование нанопорошков позволяет получать высококачественную керамику не прибегая к применению связующих компонентов и высокотемпературному спеканию, что открывает возможности для получения нанокерамики.

На примере керамических образцов La0,7Mn1,3O3±Δ, и (La0,65Sr0,35)0,8Mn1,2O3±Δ показано, что для достижения максимальных значений наиболее важных свойств этих материалов требуются различные исходные размеры кристаллитов: для максимальной плотности – 30 нм, для максимальной электропроводности – 6 нм, для колоссального магнитосопротивления – 70 нм, максимальная температура пика магнитосопротивления – при 30 нм. Это позволило получить высокоплотную (ρ= 5 г/см3) керамику, проявляющую эффект колоссального магнитосопротивления уже после спекания при температуре 1000ºС, повысить пик магнитосопротивления в 1,4 раза и его температуру на 20 градусов, а удельное сопротивление снизить в 5 раз по сравнению с образцами, полученными из крупнокристаллических порошков.

- На основании изучения структуры полученной керамики по данным микрофотосъемки как сколов, так и термически протравленной поверхности образцов продемонстрировано существенное отличие структуры керамики в зависимости от состава и исходного размера кристаллитов порошка. Сделаны выводы об особенностях твердофазной диффузии и механизмов спекания нанокристаллических порошков. Установлена ключевая роль наноразмерной предыстории в процессах спекания и свойствах манганитовой керамики. Экспериментально показано, что межзеренные границы способны играть роль контролирующего механизма в формировании электрофизических свойств манганитовой керамики. Благодаря этим результатам показана возможность получения керамики с высокой электропроводностью даже при небольшой плотности, что позволяет повысить эффективность твердых электролитов топливных ячеек с манганитовым катодом. Предложена модель, объясняющая свойства манганит-лантановой керамики влиянием перераспределения примесей в процессе спекания.

- СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Pashchenko V.P. Structure Defects, Phase Transitions and Properties of Magnetoresistive Ceramics (Nd0,7Sr0,3)1-xMnxO3±δ / V.P. Pashchenko, V.K. Prokopenko, A.V. Pashchenko, Yu.F. Revenko, S.Yu. Prilipko et al. // Books of Abstracts of Moscow International Symposium on Magnetism.– Moscow, 2005.– P. 371–372.

- Пащенко В.П. Колоссальные магнито- и барорезистивные эффекты в нанопорошковых прес совках, мезо- и наноструктурных керамике и пленке / В.П. Пащенко, Ю.Ф. Ревенко, А.В. Пащенко, Н.Г. Касатка, В.Н. Варюхин, В.Н. Прокопенко, А.А. Шемяков, Н.Г. Кисель, В.З. Спусканюк, В.Я. Сычева, Ю.С. Прилипко, С.Ю. Прилипко // ФТВД.– 2006.– Т.16, №1.– С. 72–80.

- Пащенко В.П. Влияние высоких гидростатических давлений на свойства магниторезистивных нанопорошковых прессовок La0,7Sr0,3Mn1,1O3 / В.П.Пащенко, Ю.Ф. Ревенко, А.В. Пащенко, В.Н. Варюхин, Н.Г. Касатка, С.Ю. Прилипко, В.Н. Нагорный // Тезисы 9-й международной конференции «Высокие давления – 2006 Фундаментальные и прикладные аспекты».– Судак, 2006.– С. 52.

- Пащенко А.В. Влияние дисперсности нанопорошков и высоких гидростатических давлений на свойства магниторезистивных прессовок, мезо- и наноструктурных керамики и пленки La0.6Sr0.3Mn1.1O3±δ / А.В. Пащенко, Ю.Ф. Ревенко, В.П. Пащенко, С.Ю. Прилипко и др. // Тезисы Международной конференции «Мезоскопические явления в твердых телах».– Донецк, 2007.– С.34.

- Пащенко В.П. Влияние высоких гидростатических давлений на свойства магниторезистивных нанопорошковых прессовок La0.6Sr0.3Mn1.1O3±δ / В.П. Пащенко, Ю.Ф. Ревенко, А.В. Пащенко, А.А. Шемяков, В.Н. Варюхин, Н.Г. Касатка, С.Ю. Прилипко и др. // ФТВД. –2007. – Т.17, №7.– С.42–51.

- Магазинская Е.В. Влияние состава на структуру и свойства магниторезистивной керамики (La0.7Sr0.3)1-xMn1+xO3 (Nd0.7Sr0.3)1-xMn1+xO3 / Е.В. Магазинская, Н.В. Шишкова, В.П. Пащенко, С.Ю. Прилипко и др. // Сборник докладов Международной научной конференции ФТТ-2007: «Актуальные проблемы физики твердого тела».– Т.1.– Минск, 2007.– С. 218–219.

- Pashchenko O.V. Nanotechnologies and properties of magnetoresistive nanopovder pressings, mesostructured ceramics and nanostructured thin film prepared from La0.6Sr0.3Mn1.1O3 / O.V. Paschenko, Y.F. Revenko, V.P. Paschenko, S. Yu. Prilipko et al. // Book of Abstracts of European Materials Research Society fall meeting. Warsaw, 2007.– P. 35.

- Pashchenko A.V. Nano- and mesostructural nonuniformity, phase transitions and magnetoresisive properties of manganite rare-earth perovskites and ferrospinels / A.V. Paschenko, V.P. Paschenko, S.Yu. Prilipko et al. // Abstracts of International Conference “Functional Materials”.– Partenit, 2007.– P. 122.

- Прилипко С.Ю. Влияние холодного изостатического прессования на размер кристаллитов и синтез манганата лантана / С.Ю. Прилипко, В.М. Тимченко, Г.Я. Акимов, В.И. Ткач // Тезисы докладов Международной конференции HighMatTech.– Киев, 2007.– С. 267.

- Прилипко С.Ю. Влияние холодного изостатического прессования на размер кристаллитов и синтез манганата лантана / С.Ю. Прилипко, В.М. Тимченко, Г.Я. Акимов, В.И. Ткач // Порошковая металлургия.– Киев.– 2008, №5/6.– С. 26–30. [S. Yu. Prilipko, V. M. Timchenko, G. Ya. Akimov, V. I. Tkach Effect of cold isostatic pressing on the synthesis and particle size of lanthanum manganate // Powder Metallurgy and Metal Ceramics.– 2008.– V. 47, Issue 5-6, pp 284–287]

- Патент 83110 Україна, МПК6 C 01 G 23/00, C 01 G 25/00, C 04 B 35/491. Спосіб приготування шихти для синтезу матеріалів на основі твердих розчинів цирконату-титанату свинцю / Прилипко Ю.С., Прилипко С.Ю., Луговський О.Ф., Чорний В.І. – № а 200609007; заявл. 14.08.2006; опубл 10.06.08; Бюл. № 11.

- Прилипко С.Ю. Зависимость кинетики и механизма образования перовскитовой фазы от технологии получения манганатов / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов // Тези доповідей XVII Української конференціі з неорганічної хімії.– Львів, 2008.– С. 200.

- Прилипко С.Ю. Электромагнитные свойства ХИП-компактов порошков манганита лантана-стронция с различными размерами кристаллитов / С.Ю. Прилипко, Ю.Ф. Ревенко, В.Ю. Таренков и др.// Тезисы 10-й международной конференции «Высокие давления – 2008 Фундаментальные и прикладные аспекты».– Судак, 2008.– С.129.

- Прилипко С.Ю. Влияние размеров кристаллитов на свойства порошковых компактов манганита лантана-стронция / С.Ю. Прилипко, Ю.Ф. Ревенко, В.Ю. Таренков и др. // Сб. науч. трудов ІІ Международной научной конференции «Фиизико-химические основы формирования и модификации микро- и наноструктур». Харьков, 2008.– С. 346–347.

- Патент 84476 Україна, МПК6 C 04 B 35/49, C 01=21/00, C 01=23/00. Спосіб сумісного осадження реагентів для отримання пє’зокерамічних матеріалів цирконату-титанату свинцю. / Прилипко Ю.С., Прилипко С.Ю., Луговський О.Ф., Чорний В.І. – № а 200613702; заявл. 25.12.2006; опубл 27.10.08; Бюл. № 20.

- Прилипко С.Ю. Нанокристаллический порошок (La0.65Sr0.35)0.8Mn1.2O3±Δ: Получение и физические свойства компактов / С.Ю. Прилипко, Ю.Ф. Ревенко и др. // Тези Всеукраїнської конференції молодих вчених «Сучасне матеріалознавство: матеріали та технології».– Киев, 2008.– С.203.

- Акимов Г.Я. Особенности физических свойств нанокристаллических образцов (La0.65Sr0.35)0.8Mn1.2O3±Δ, полученных с использованием холодного изостатического прессования / Г.Я. Акимов, С.Ю. Прилипко, Ю.Ф. Ревенко, В.М. Тимченко // ФТТ.– 2009.– Т. 51, вып. 4.– С. 727–728. [G. Ya. Akimov, S. Yu. Prylypko, Yu. F. Revenko, and V. M. Timchenko Specific Physical Properties of Nanocrystalline (La0.65Sr0.35)0.8Mn1.2O3±Δ Samples Obtained by Cold Isostatic Pressing // Physics of the Solid State.– 2009.– Vol. 51, No. 4.– pp 770–772].

- Dyakonov V. Nanoparticles effect on magnetic and transport properties of (La0.7Sr0.3)0.9Mn1.1O3 manganites / V. Dyakonov, A. Slawska-Waniewska, J. Kazmierczak, E. Zubov, S. Myronova, V. Pashchenko, A. Pashchenko, A. Shemjakov, V. Varyukhin, S. Prilipko et al. // Физика низких температур .– 2009.– Т. 35, №7.– С. 725–734. [V. Dyakonov, A. Slawska-Waniewska, J. Kazmierczak, E. Zubov, S. Myronova, V. Pashchenko, A. Pashchenko, A. Shemjakov, V. Varyukhin, S. Prilipko et al. Nanoparticles effect on the magnetic and transport properties of (La0.7Sr0.3)0.9Mn1.1O3 manganites // Low Temp. Phys. –2009.– Vol.35, Issue 7.– pp 568–576].

- Прилипко С.Ю. Особенности магнитных свойств нанокристаллических манганитов La-Sr-системы / С.Ю. Прилипко, А.И. Линник, В.Т. Довгий и др. // Сборник докладов Международной научной конференции ФТТ-2009: «Актуальные проблемы физики твердого тела» Минск 2009.–Т. 1.– С.216–218.

- Прилипко С.Ю. Влияние размера частиц на коэрцитивную силу в наноструктурных манганитах / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов, Ю.Ф. Ревенко // Сборник докладов Международной научной конференции ФТТ-2009: «Актуальные проблемы физики твердого тела».– Т. 2. – Минск, 2009г.– С.216–217.

- Pashchenko A.V. Influence of syntesis temperature for nanopowder rare-earth manganitoperovskites on their dispersivity, structure and magnetoresistive properties / A.V. Pashchenko, V.P. Pashchenko, Yu.S. Prilipko, S.Yu. Prilipko et al. // Abstracts of International Conference “Functional Materials”. – Partenit, 2009.– P. 145.

- Прилипко С.Ю. Получение и свойства нанокристаллических манганитов / С.Ю. Прилипко // Тезисы докладов Международной конференции HighMatTech.– Киев, 2009.– С. 206.

- Пащенко А.В. Нанопорошковые редкоземельные манганитоперовскиты с колоссальным магнитосопротивлением: влияние размера наночастиц на функциональные свойства / А.В. Пащенко, С.Ю. Прилипко, В.П. Пащенко и др. // Тезисы докладов Международной конференции «Функциональные и конструкционные материалы».– Донецк, 2009.– С. 68.

- Pashchenko A.V. Magnetoresistive nanopowders: technology, structure and properties of rare-earth manganite perovskites / A.V. Pashchenko, V.P. Pashchenko, Yu.F. Revenko, S.Yu. Prilipko et al. // International workshop «Magnetic Phenomena in Micro- and Nano-Structures».– Donetsk, 2010.– P.147–148.

- Прилипко С.Ю. Коэрцитивная сила нанокристаллических манганитов / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов, Ю.Ф. Ревенко и др.// Физика низких температур.– 2010.– Т. 36, №4.– С. 452–455. [S. Yu. Prilipko, G. Ya. Akimov, Yu. F. Revenko, V. N. Varyukhin, and A. A. Novokhatskaya Coercive force of nanocrystalline manganites // Low Temp. Phys. –2010.– V.36, Issue 4.–pp. 357–359].

- Прилипко С.Ю. Размер кристаллитов и магнитные свойства La0.7Mn1.3O3±Δ / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов, Ю.Ф. Ревенко, В.Н. Варюхин // Журнал технической физики, 2010, Т. 80, вып. 7.– С. 141–142. [S.Yu. Prylypko, G.Ya. Akimov, Yu.F. Revenko, and V.N. Varyukhin Crystallite size and magnetic properties of La0.7Mn1.3O3±Δ // Technical Physics.– 2010.– Vol. 55, No. 7.– pp. 1056–1057].

- Прилипко С.Ю. Коэрцитивная сила нанокристаллических компактов манганитов / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов, Ю.Ф. Ревенко и др. // Тезисы 11-й международной конференции «Высокие давления – 2010 Фундаментальные и прикладные аспекты».– Судак, 2010.– С.167.

- Pashchenko A.V. High hydrostatic pressure effect on magnetoresistive properties of manganite nanopowders prepared by atomization hydrolysis / A.V. Pashchenko, Yu.F. Revenko, V.P. Pashchenko, S.Yu. Prilipko et al. // Тезисы 11-й международной конференции «Высокие давления – 2010 Фундаментальные и прикладные аспекты».– Судак, 2010.– С.166.

- Прилипко С.Ю. Влияние размера кристаллитов на спекание и свойства манганит-лантановых перовскитов / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов, Ю.Ф. Ревенко // Тезисы докладов II Международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь–Россия–Украина». Киев, 2010..– С.168.

- Новохацкая А.А. Магнитные свойства наноразмерных манганитов / А.А. Новохацкая, С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов и др. // Тезисы докладов II Международной научной конференции «Наноструктурные материалы – 2010: Беларусь–Россия–Украина». Киев, 2010.– С.169.

- Прилипко С.Ю. Размерный эффект в манганите La0.7Mn1.3O3±Δ / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов, Ю.Ф. Ревенко, В.В. Бурховецкий // Наноструктурное материаловедение.– 2010.– №4.– С. 20–23.

- Прилипко С.Ю. Спекание нанокристаллических манганитов / С.Ю. Прилипко, Г.Я.Акимов, В.В.Бурховецкий и др. // Электронная микроскопия и прочность материалов, 2010.– №17.– С.102–108.

- Патент 94832 Україна, МПК C04B 35/50, C04B 35/626, C04B 35/622. Спосіб отримання нанокристалічних матеріалів на основі манганата лантану / Прилипко С.Ю., Акимов Г.Я.; ДонФТИ НАН Украины – № а 201000954; заявл. 01.02.2010; опубл. 10.06.11; Бюл. № 11.

- Довгий В.Т. Особенности магнитных и электрических свойств нанокристаллических манганитов La–Sr-системы / В.Т. Довгий, А.И. Линник, С.Ю. Прилипко и др. // Металлофизика и новейшие технологии, 2011.– Т.33, №1.– С. 21–28.

- Довгий В.Т. Особенности магнитных свойств нанокристаллических манганитов La–Sr-системы / В.Т. Довгий, А.И. Линник, С.Ю. Прилипко и др. // ФТВД.– 2011.– Т.21, №1.– С. 62–71.

- Прилипко С.Ю. Размерный эффект в нанокристаллических манганитах La0.7Mn1.3O3±Δ / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов, Ю.Ф. Ревенко и др. // Огнеупоры и техническая керамика.– 2011.– № 4-5.– С. 32–35.

- Прилипко С.Ю. Влияние границы зерна на свойства манганитовой керамики / С.Ю. Прилипко, Г.Я. Акимов, А.А. Новохацкая, Ю.Ф. Ревенко // Тезисы докладов Международной конференции HighMatTech.– Киев, 2011.– С. 233.

- Довгий В.Т. Магнитные свойства нанокристаллического La0.52Sr0.28Mn1.2O3 / В.Т. Довгий, А.И. Линник, С.Ю. Прилипко и др. // Неорганические материалы.– 2011.– Т. 47, № 11.– С. 1372–1377. [V.T. Dovgii, A.I. Linnik, S.Yu. Prilipko et al. Magnetic properties of nanocrystalline La0.52Sr0.28Mn1.2O3 // Inorganic Materials.– 2011.– Volume 47, Issue 11.– pp. 1253–1257].

- Прилипко С.Ю. Спекание и свойства наноструктурных манганитов / С.Ю. Прилипко, А.А. Новохацкая, Ю.Ф. Ревенко и др. // Сборник докладов Международной научной конференции ФТТ-2011: «Актуальные проблемы физики твердого тела».– Т. 2. – Минск, 2011.– С.116–118.

- Прилипко С.Ю. Электросопротивление манганитовой керамики спеченной из нанопорошков различной дисперсности / С.Ю. Прилипко, Г.Я.Акимов, Ю.Ф. Ревенко и др. // Огнеупоры и техническая керамика.– 2012.– №11-12.– С. 20–23.

- Дунаевский С.М. Магнитные фазовые диаграммы манганитов в области их электронного легирования // ФТТ.– 2004.– Т. 46, вып. 2.– С.193–211.

- McGuire T.R. Magnetoresistance and Magnetic Properties of 
La1-хDxMnO3+δ Thin Films / T.R. McGuire, A. Gupta, P.R. Duncombe et al. // J. Appl. Phys.– 1996.– V. 79, № 8.–P. 4549–4551.

- Пащенко П.В. Нестехиометрия, дефектность структуры и свойства манганит-лантановых магниторезистивных материалов La1-хMn1+хО3+δ / П.В. Пащенко, С.И. Харцев, О.П. Черенков и др. // Неорганические материалы.– 1999.– Т. 35, № 12.– С. 1509–1603.

- Нагаев Э.Л. Разделение фаз в высокотемпературных сверхпроводниках и родственных им магнитных материалах / Э.Л. Нагаев // УФН.– 1995.– Т. 165, № 6.– С. 530–544.

- Изюмов Ю.А. Материалы с сильными электронными корелляциями / Ю.А. Изюмов, Э.З. Курмаев // УФН.– 2008.– Т.178.– С. 25–60.

- Труханов С.В. Особенности магнитного состояния в системе La0.70Sr0.30MnO3-γ (0≤γ≤0.25) / С.В. Труханов // ЖЭТФ.– 2005.– Т.127, вып.1.– С.107–119.

- Рабинович В.А. Краткий химический: [справочник] / В.А. Рабинович, З.Я. Хавин.– Л.: Химия, 1978.– 392 с.

- Schiffer P. Low Temperature Magnetoresistance and the Magnetic Phase Diagram of La1-xCaxMnO3 / P. Schiffer, A.P. Ramirez, W. Bao, and 
S-W. Cheong // Phys. Rev. Lett.– 1995.–V.75.– P. 3336–3339.

- Gong G.-Q. Colossal magnetoresistance of 1000000-fold magnitude achived in the antiferromagnetic phase of La1-XСаxMnО3 / G.-Q. Gong, C. Canedy, G. Xiao et al. // Appl. Phys. Lett.– 1995.–V. 67, №12.– P. 1783–1785.

- Hemberger J. Structural, magnetic, and electrical properties of single-crystalline La1-xSrxMnO3 (0.4<x<0.85) / J. Hemberger, A. Krimmel, T. Kurz et al. // Phys. Rev. B.– 2002.– V.66.– P. 094410.

- Белоус А.Г. Влияние химического состава и температуры спекания на структуру твердых растворов La1-хSrхMnО3±γ / А.Г. Белоус, О.И. Вьюнов, Е.В. Пашкова и др. // Неорганические материалы.– 2003.– Т. 39, № 2.– С.212-222.

- Носов А.П. Магнитосопротивление объемных поликристаллических La–Ba манганитов вблизи температуры Кюри / А.П. Носов, В.Г. Васильев, В.В. Устинов, Е.В. Владимирова // Физика металлов и металловедение.– 2002.– Т. 93, вып.4. – С. 27-31.

- Пащенко В.П. структура и свойства магниторезистивной керамики La0.6Sr0.4-xBaxMn1+хО3+δ (0x0.4) / В.П. Пащенко, А.Н. Ульянов, А.А. Шемяков и др. // неорганические материалы.– 2002.– Т.38, № 2.– с. 1–7.

- Sacanell J. Electrical current effect in phase-separated La5/8−yPryCa3/8MnO3: Charge order melting versus Joule heating / J. Sacanell, A.G. Leyva, and P. Levy // J. Appl. Phys.– 2005.– V.98.– P. 113708.

- Товстолиткін О.І. Структура та магніто резистивні властивості полікристалічних зразків (La1-yNdy)1-xSrxMnO3 / О.І. Товстолиткін, Щ.І. В’юнов, К.П. Данільченко, А.Г. Білоус // Укр. Фіз. Журн.– 2004.–Т.49, №9.– С.906–911.

- Cherif K. Effect of the A Cation Size on the structural, magnetic, and electrical properties of perovskites (La1-xNdx)0.7Sr0.3MnO3 / K. Cherif, J. Dhahri, E. Dhahri, et al. // J. Solid State Chem.–2002.– V.163.– P.466–471.

- Wang Z.M. Magnetocaloric effect in perovskite manganites 
La0.7-xNdxCa0.3MnO3 / Z.M. Wang, G. Ni, Q.Y. Xu et al. // J. Appl. Phys.–V.90, №11.– P. 5689–5691.

- Fisher B. Transport properties of L1-xSrxMnO3 (L=Pr, Nd; 14≤x≤12) / B. Fisher, L. Patlagan, and G.M. Reisner // Phys. Rev. B.– 1996.–V.54, №13.– P.9359–9364.

- Mitchell J.F. Structural Phase Diagram of La1–XSrXО3-δ Relationship to Magnetic and Transport Properties / J.F. Mitchell, D.N. Argyrion, C.D. Petter // Phys. Rev. В.–1996.– V. 54, № 9.– P. 6172–6183.

- Ulyanov A.N. Divalent manganese in A-position of perovskite cell: X-ray absorption finite structure study of La0.6Sr0.4−xMnTixO3 manganites / A.N. Ulyanov, D.S. Yang, N. Chau et al. // J. Appl. Phys.– 2008.– V.103.– P. 07F722.

- Abou-Ras D. Effect of strontium deficiency on the transport and magnetic properties of Pr0.7Sr0.3MnO3 / D. Abou-Ras, W. Boujelben, A. Cheikh-Rouhou et al. // J. Magn. Magn. Mater.– 2001.– V. 233, №3, P. 147–154.

- Troyanchuk O. Magnetic properties of Nd-deficient manganites Nd0.9−xCaxMnOy / O. Troyanchuk, V.A. Khomchenko, S.N. Pastushonok et al. // J. Magn. Magn. Mater.– 2006.– V. 303, №111.– P. 111–118.

- Довгий В.Т. Аномальный гистерезис в магниторезистивных керамических и пленочных образцах (La0,8Sr0,2)1-хMn1+хО3 (0х0,4) / В.Т. Довгий, А.И. Линник, В.П. Пащенко и др. // Физика низких температур.–2003.– Т.29, №4.–С.380–386.

- Dyakonov V.P. Canted spin structure in clusters of the (La0,7Са0,3)1-хMn1+хО3 perovskites / V.P. Dyakonov, I. Fita, E. Zubov et al. // J. Magn. Magn. Mater.– 2002.– V.246.– P.40–53.

- Petrov A.N. Crystal and defect structure of the mixed oxides 
LaMn1-zCuzO3±y / A.N. Petrov, A.Yu. Zuev, I.L. Tikchonova, V.I. Voronin // Solid State Ionics.–2000.–V. 129.–P.179–188.

- Moure C. Structural Characterization of YMexMn1-xO3 (Me=Cu, Ni, Co) Perovskites / C. Moure, D. Gutierres, O. Pena, P. Duran // J.Solid State Chem.–2002.– V.163.– P.377–384.

- Jiyu Fan Investigation of charge order manganites Nd0.5Ca0.5Mn0.95A0.025B0.025O3 (A= Ti/Ru; B= Cr/Ga) / Jiyu Fan, Bo Hong, Li Pi, Yuheng Zhang // Physica B.– 2010.– V.405.– P. 524–528.

- Rozenberg E. Magnetic correlations and spin dynamics in CaMn0.96Mo0.04O3 manganite compound: EPR study / E. Rozenberg, M. Auslender, A.I. Shames et al. // J. Appl. Phys.– 2008.– V.103.– P. 07F720.

- Nam D.N.H. Room-temperature magnetocaloric effect in La0.7Sr0.3Mn1−xMxO3 (M=Al,Ti) / D.N.H. Nam, N.V. Dai, L.V. Hong et al. // J. Appl. Phys.– 2008.– V.103.– P. 043905.

- Троянчук И.О. Магнитное упорядочение и магниторезистивный эффект в перовскитах La1−xSrx(Mn1−yMey)O3 (Me=Nb, Mg) / И.О. Троянчук, Д.А. Ефимов, Д.Д. Халявин и др. // ФТТ, 2000.– Т 42, вып. 1.– С. 81–85.

- Балакирев В.Ф. Манганаты: равновесные и нестабильные состояния / В.Ф. Балакирев, В.П. Бархатов, Ю.В. Голиков, С.Г. Майзель– Екатеринбург.: Типография УрО РАН, 2000.– 521с.

- Dorris S.E. Electrical properties and cation valenzies in Mn3О4 / S.E. Dorris, T.O. Vason // J. Amer. Ceram. Soc.– 1988.– V.71, №5.– P. 379–385.

- Hwang H.Y. Lattice Effects on the Magnetoresistance in Doped LaMnO3 / H.Y. Hwang, S.-W. Cheong, P.G. Radaelli // Phys. Rev. Lett.–1995.–V.75, №5.– P.914–917.

- Lees M.R. Influence of Charge and Magnetic Ordering on the Insulator-Metal Transition in Рг1-XСаXМnО3 / M.R. Lees, J. Barrat, G. Balakrishnan // Phys. Rev. B. –1995.– V. 52, № 20.– P.14303–14307.

- de Brion S. Magnetic Order in La1–δMnO3 / S. de Brion, G. Chouteau, P. Leday // Chech. J. Phys.– 1996.– V. 46, № 20.– P. 2123–2124.

- Боровских Л.В. Определение средней степени окисления марганца в сложных манганитах / Л.В. Боровских, Г.Н. Мазо, В.М. Иванов // Вестник московского университета.– 1999.– Т. 40, №6.– С.373–374.

- Труханов С.В. Магнитные свойства анион-дефицитных манганитов La1-xBaxMnО3-x/2 (0≤x≤0.30) / С.В. Труханов, И.О. Троянчук, Н.В. Пушкарев, Г. Шимчак // ЖЭТФ.– 2003.– Т. 123, вып. 1.– С. 128–136.

- Bjorn C. Hauback Effect of Nonstoicyiomenry jn Properties of 
La1-tМnO3±δ / Bjorn C. Hauback, Helmer Fjellvag, Natsuko Sakai // J. Solid State Chem.–1996.–124.–P.43–51.

- Prado F. Discontinuous Evolution of the Highly Distorted Orthorhombic Structure and the Magnetic Order in LaMnO3±δ Perovskite / F. Prado, R.D. Sanchez, A. Caneiro et al. // J. Solid State Chem.– 1999.– V.146.– P. 418–427.

- Абрамович А.И. Колоссальное магнитосопротивление при комнатной температуре монокристалла La1/3Nd1/3Sr1/3MnO3 / А.И. Абрамович, А.В. Мичурин // ФТТ.– 2000.– Т.42, вып 11.– С. 2052–2053.

- Urushibara A. Insulator-metal transition and giant magnetoresistance in La1-xSrxMnO3 / A. Urushibara, T. Arima, A. Asamitsu, Y. Tokura // Phys. Rev. B.– 1995.– V. 51, №20.– P. 14103–14109.

- Shiozaki R. Effect of oxygen annealing on the electrical properties of La1-xSrxMnO3+δ single crystals around the compositional metal-insulator transition / R. Shiozaki, K. Takenaka, Y. Sawaki, and S. Sugai // Phys. Rev. B.– 2001.– V. 63.– P. 184419.

- Tapati Sarkar Structural, magnetic, and transport properties of nanoparticles of the manganite Pr0.5Ca0.5MnO3 / Tapati Sarkar, P.K. Mukhopadhyay, A.K. Raychaudhuri, and Sangam Banerjee // J. Appl. Phys.– 2007.– V.101.– P. 124307.

- Труханов С.В. Влияние размерного фактора на свойства манганита La0.5Ba0.5MnO3 / С.В. Труханов, Ф.В. Труханов, С.Г. Степин и др. // ФТТ.– 2008.– Т.50, вып. 5.– С. 849–856.

- Dey P. Enhanced grain surface effect on magnetic properties of nanometric La0.7Ca0.3MnO3 manganite: Evidence of surface spin freezing of manganite nanoparticles / P. Dey, T.K. Nath, P.K. Manna, and S.M. Yusuf // J. Appl. Phys.– 2008.– V. 104.– P. 103907.

- Ning Zhang Tunnel-type giant magnetoresistance in the granular perovskite La0.85Sr0.15MnO3 / Ning Zhang, Weiping Ding, Wei Zhong et al. // Phys. Rev. B.– 1997.– V. 56.– P. 8138–8142.

- Антипов А.Б. Туннельное магнитосопротивление керамики 
La0.7 0Sr0.30MnО3, полученной с помощью комплексонатной гомогенизации / А.Б. Антипов, А.Н. Григорьев, Ю.В. Коленько, А.Р. Кауль // Доклады академии наук.– 2003.– Т. 392, № 6.– С. 771–775.

- Venkataiah G. Reddy Low temperature resistivity minimum and its correlation with magnetoresistancein La0.67Ba0.33MnO3 nanomanganites / G. Venkataiah, J.C.A. Huang, P. Venugopal // J. Magn. Magn. Mater.– 2010.– V. 322.– P. 417–423.

- Antonio D. Magnetization measurement of single La0:67Ca0:33MnO3 nanotubes in perpendicular magnetic fields using amicromechanical torsionaloscillator / D. Antonio, M.I. Dolz, H. Pastoriza // J. Magn. Magn. Mater.– 2010.– V.322.– P. 488–493.

- PJkała M. Comparison of magnetotransport properties of nano- and microcrystalline La0.7Ca0.3MnO3 manganites in high magnetic field / M. PJkała, N. Kozlova, and V. Drozd // J. Appl. Phys.– 2008.– V.104.– P. 123902.

- Krivoruchko V. Magnetic resonances spectroscopy of nanosize particles La0.7Sr0.3MnO3 / V. Krivoruchko, T. Konstantinova, A. Mazur et al. // J. Magn. Magn. Mater.– 2006.– V. 300.– P. e122–e125.

- Антонов А.Б. Туннелированное магнетосопротивление керамики La0.7Sr0.3MnО3, полученной с помощью комплексонатной гомогенизации / А.Б. Антонов, А.Н. Григорьев, Ю.В. Коленько, А.Р. Кауль // Доклады академии наук.–2003.– Т.392, №6.– С. 771–775.

- Миркин Л.И. Справочник по рентгеноструктурному анализу поликристаллов.– М.: Государственное издательство физико-математической литературы, 1961.– 863с.

- Труханов С.В. Магнитное упорядочение в анион-дефицитных манганитах La1-xSrxMnO3-x/2 / С.В. Труханов, М.В. Бушинский, И.О. Троянчук, Г. Шимчак // ЖЭТФ.– 2004.– Т. 126, вып. 4.– С. 874–886.

- Park J.S. Influence of grain size on the electronic and the magnetic properties of La0.7Ca0.3MnO3-δ / J.S. Park, C.O. Rim, Y.P. Lee et al. // J. Appl. Phys.– V. 96, № 4.– 2004.– P. 2033–2036.

- Arulraj A. Insulator–Metal Transitions, Giant Magnetoresistance, and Related Aspects of the Cation-Deficient LaMnO3 Compositions La1-δMnO3 and LaMn1-δO3 / A. Arulraj, R. Mahesh, G.N. Subbanna et al. // J. Solid State Chem.– 1996.– V. 127.– P.87–91.

- Shames A.I. Comparative electron magnetic resonance study of magnetic ordering in La1−xCaxMnO3 (x=0.1, 0.3) bulk and nanometer sized manganite crystals / A.I. Shames, M. Auslender, E. Rozenberg et al. // J. Appl. Phys.– 2008.–V. 103.– P. 07F715.

- Krishnamoorthy C. Electrical and magnetotransport properties of Nd-based manganite nanoparticles / C. Krishnamoorthy, K. Sethupathi, V. Sankaranarayanan et al. // J. Appl. Phys.– 2006.–V. 99, №8.– P. 08Q310.

- Скороход В.В., Рагуля А.В. Наноструктурная керамика и нанокомпозиты: достижения и перспективы // Прогресивні матеріали і технології: Зб. наук. праць: У 2-х т. – К.: Академперіодика, 2003. – Т. 2. – С. 7–34.

- Липсон Г., Стипл Г. Интерпретация порошковых рентгенограмм. – М.: Мир, 1972. – 384 с.

- А. с. 1433804 СССР, МКИ3 В 28 В3/00 Пресс-форма установки гидростатического прессования изделий из порошковых материалов / В.В. Сторож, Г.Я. Акимов, Ю.И. Юрковский, И.М. Колесник (СССР).– № 4035543/29-33; заявл. 07.03.86; опубл. 30.10.88, Бюл. № 40.

- Sujoy Roy Size induced variations in structural and magnetic properties of double exchange La0.8Sr0.2MnO3-δ nano-ferromagnet / Sujoy Roy, Igor Dubenko, Dossah D. Edorh, and Naushad Ali // J. Appl. Phys.– 2004.– V. 96, № 2.– P. 1202–1208.

- Чайка Э.В. Особенности использования холодного изостатического прессования в технологии конструкционной керамики из ультрадисперсных порошков / Э.В. Чайка, Г.Я. Акимов, И.М. Тимченко // Огнеупоры и техническая керамика.– 2006, №8.– С.27–32.

- Новожилов А.Л. Комплексный физико-химический анализ термического поведения промышленных образцов оксидов лантана и неодима / А.Л. Новожилов, О.А. Слепышева, С.В. Мягков, С.Н. Гончарова // Сб. науч. тр. СевКавГТУ – Ставрополь.–1999.– Вып. 3.– С. 43-52.

- Федоров П.П. К вопросу о полиморфизме и морфотропии полуторных оксидов редкоземельных элементов / П.П. Федоров, М.В. Назаркин, Р.М. Закарлюкин // Кристаллография.– 2002.– Т.47, №2.– С. 316–321.

- Гетьман Е.И. Исследование системы La2O3–MoO3 / Е.И. Гетьман, М.В. Мохосоев // Изв. АН СССР. Неорган. Материалы.– 1968.– Т. 4, № 9. – С. 1554–1557.

- Рыбаков Б.Н. Взаимодействие La2O3 с парами воды / Б.Н. Рыбаков, А.Ф. Москвичева, Г.Д. Береговая // Журн. неорган. Химии.– 1969. – Т. 14, № 11.– С. 2905–2907.

- Реми Г. Курс неорганической химии: В 2 Т. / М.:Мир., 1966.– Т.1.– 920с.

- Реми Г. Курс неорганической химии: В 2 Т. / М.:Мир., 1966.– Т.2.– 836с.

- Химия и технология редких и рассеянных элементов, под ред. Большакова. Учебное пособие для вузов ч. 2 «Высшая школа».–1976. –360 с.

- Азаров Р.В. Механизм дегидратации гидроксидов РЗЭ / Р.В. Азаров, А.Л. Новожилов // Химия твердого тела и современные микро и нанотехнологии. VI Международная конференция.– Кисловодск– Ставрополь.– 2006.– C.510.

- Markovich V. Magnetic properties of nanocrystalline La1−xMnO3+δ manganites: size effects / V. Markovich, I. Fita, D. Mogilyansky et al. // J. Phys.: Condens. Matter.– 2007.– V.19.– P. 346210.

- Balcells L.I. High-field magnetoresistance at interfaces in manganese perovskites / L.I. Balcells, J. Foncuberta, B. Martinez, X. Obradors // Phys. Rev. B.– 1998.– V.58.– P. 14697–14700.

- Dokow A.Y. Magnetoresistance of mesoscopic granular ferromagnets / A.Y. Dokow, H. Vilchik, A. Frydman // Phys. Rev. B.– 2005.– V. 72.– P.094402.

- Вонсовский С.В. Магнетизм Магнитные свойства диа-, пара-, ферро-, антиферро и ферромагнетиков / М.: Наука, 1971. – 1032 с.

- Стародубцев Ю.Н. Нанокристаллические магнитомягкие материалы /Стародубцев Ю.Н., Белозеров В.Я. // Компоненты и технологии.– 2007.– №4.– С. 240–242.

- Herzer G. Nanocrystalline soft magnetic alloys, Handbook of magnetic materials, Ed. by K.H.J. Bushow.– Amsterdam.: Elsevier Science, 1997.– V. 10.– 415. p.

- Константинова Т.Е. Перераспределение компонентов твердого раствора в наночастицах La1-xSrxMnO3 / Т.Е. Константинова, Г.Е. Шаталова, В.А. Ступак и др. // ФТВД.– 2005.– Т. 15, №4.– С. 29–35.

- Солин Н.И. Межграничные поверхностные явления и микроволновое магнитосопротивление в поликристаллических манганитах лантана La1−xCaxMnO3 / Н.И. Солин, С.В. Наумов, А.А. Самохвалов // ФТТ.– 2000.– Т.42, вып. 5.– С.899–904.

- Takanashi K. A novel hysteresis loop and indirect exchange coupling in Co/Pt/Gd/Pt multilayer films / K. Takanashi, H. Kurokawa, and H. Fujimori // Appl. Phys. Lett.– 1993.– V.63.– P.1585.

- Добровицкий В.В. Гигантское магнитосопротивление, спин-переориентационные переходы и макроскопические квантовые явления в магнитных наноструктурах / В.В. Добровицкий, А.К. Звездин, А.Ф. Попков // УФН.–1996– Т. 166, №4, С. 439–447.

- Xin Guo Electrical properties of the grain boundaries of oxygen ion conductors: Acceptor-doped zirconia and ceria / Xin Guo, Rainer Waser // Progress in Materials Science.– 2006.– V. 51, № 2.– P. 151–210.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html