РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
НЕФТИ И ГАЗА им. И.М. ГУБКИНА

На правах рукописи

МЕНТЮКОВ
Дмитрий Алексеевич

ИЗОМЕРИЗАЦИЯ И АРОМАТИЗАЦИЯ Я-ГЕКСАНА НА
БИФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕОЛИТНЫХ КАТАЛИЗАТОРАХ
02.00.13 - Нефтехимия

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени кандидата химических наук

Научный руководитель: Член-корреспондент РАН, профессор

А.Л. Лапидус

Москва - 2006

Приношу глубокую благодарность моему научному руководителю - члену-корреспонденту РАН, профессору Альберту Львовичу Лапидусу за поддержку, внимание и интерес к моей работе.

Выражаю глубокую и искреннюю признательность доктору химических наук Александру Александровичу Дергачеву за постоянное внимание, поддержку и большую помощь в выполнении этой работы. За помощь при выполнении отдельных разделов работы и участие в обсуждении результатов приношу глубокую благодарность д.х.н. И.В. Мишину, к.х.н. А.А. Силаковой.

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

Введение	4

Глава 1. Литературный обзор	6

- Структура и кислотные свойства цеолитов	6

- Структура эрионита	7

- Структура цеолита L	8

- Структура морденита	8

- Структура пентасила	9

- Кислотные свойства цеолитов	11

- Изомеризация линейных парафинов	15

- Современные представления о механизме изомеризации н- парафинов

- Катализаторы изомеризации «-парафинов	19

- Кислоты	20

- “Сверхкислоты”	21

- Катализаторы на основе галогенидов алюминия	21

- Металлы VIII гр. (Pt, Pd, Ni), нанесенные А120з и Zr02	22

- Катализаторы на основе цеолитов	24

- 1.3. Ароматизация линейных парафинов на пентасилах	27

- Механизм ароматизации углеводородов	З 3

Глава 2. Экспериментальная часть	39

- Используемые вещества и реагенты	39

- Катализаторы	39

- Описание установки и методика проведения каталитических	^

опытов

- 2.4. Методика анализа продуктов превращения «-гексана	45

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Установлены основные закономерности каталитического действия металлсодержащих цеолитных катализаторов изомеризации и ароматизации н- гексана, определен их оптимальный состав и найдены условия синтеза целевых соединений при минимальном выходе побочных продуктов.

С применением современных физико-химических методов (рентгенографический анализ, ТПД NH3) получены новые данные о влиянии состава каркаса на каталитическую активность Pt-морденитов. Установлено, что максимальной изомеризующей активностью отличаются мордениты, содержащие значительное количество внекаркасных атомов А1.

На основании каталитических и физико-химических данных сформулирована гипотеза, объясняющая высокую изомеризующую активность деалюминированных Pt-морденитов повышенной кислотностью внекаркасных атомов А1.

Впервые установлена высокая изомеризующая активность и селективность Pt- пентасилов с пониженным содержанием алюминия.

Выявлена определяющая роль модифицирования пентасилов цинком и галлием, а также способа введения промоторов в синтезе ароматических углеводородов из н-гексана. Установлено, что наиболее селективно ароматизация н- гексана протекает на галлоалюмосиликатах (ГАС) со структурой пентасила, в которых атомы галлия изоморфно замещают каркасные атомы алюминия. Увеличение селективности обусловлено уменьшением активности ГАС в деструктивных процессах за счет снижения кислотности этих цеолитов по сравнению

с их алюмосиликатными аналогами.

1.

2.

3.

4.

выводы

Сопоставлена изомеризующая активность Pt-содержащих морденитов и пентасилов близкого состава. Получены данные, свидетельствующие о молекулярно-ситовой селективности пентасилов, которая проявляется в образовании из «-гексана преимущественно метилпентанов и в значительно меньшем выходе диметилбутанов по сравнению с морденитами. Показано, что Pt- пентасилы проявляют наибольшую изомеризующую активность при 275-325°С, тогда как для Pt-морденитов оптимальны температуры 225-250°С. В этих условиях выход продуктов изомеризации достигает 85% от равновесного.

Показано, что удаление части атомов алюминия из каркаса морденитов приводит к увеличению скорости изомеризации и снижению доли крекинга без заметного изменения изомерного состава продуктов. На основании спектров ТПД аммиака сделан вывод об увеличении силы кислотных центров морденитов при деалюминировании.

В результате детального исследования каталитических свойств деалюминированных морденитов и определения состава их кристаллической решетки методом РФА получены новые данные о взаимосвязи между скоростью изомеризации «-гексана и соотношением содержания каркасных и внекаркасных атомов А1. Установлен состав каркаса, обеспечивающий максимальную активность Pt-морденитов, превышающую активность промышленных катализаторов ИП-82 и СИ-1.

Впервые установлена изомеризующая активность эрионита и цеолита L. Показано, что скорость изомеризации «-гексана зависит от степени декатионирования цеолитов и пропорциональна числу кислотных центров с теплотой адсорбции аммиака Q= 100-120 кДж/моль. На эрионите обнаружен молекулярно-ситовой эффект, обусловленный диффузионными затруднениями при транспорте изогексанов и протеканием изомеризации преимущественно на внешней поверхности кристаллитов.

Показана возможность синтеза концентрата ароматических углеводородов из «гексана в присутствии катализаторов на основе модифицированных пентасилов с выходом ~66%. Установлено, что с высокой селективностью реакция протекает на галлоалюмосиликатах с изоморфно замещенными атомами галлия.