## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте http://mydisser.com/search.html

ОДЕССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

На правах рукописи

Мохаммад Гази Мустафа

УДК 624.012.25

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЧНОСТЬ ПОВРЕЖДЕННЫХ БЕТОННЫХ СЖАТЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

05.23.01 – строительные конструкции, здания и сооружения

Диссертация на соискание научной степени

кандидата технических наук

|  | Научный руководитель Клименко Е.В. д.т.н., профессор |
| --- | --- |

Одесса — 2013

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ ……………………………………………………….……………….. | 5 |
| --- | --- |
| РАЗДЕЛ 1. СОСТОЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОВРЕЖДЕННЫХ СЖАТЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ………………………………………….. | 10 |
| 1.1. Анализ исследований сжатых бетонных и железобетонных элементов ….. | 10 |
| 1.1.1. Центральное и внецентренное сжатие …………………………………….. | 10 |
| 1.1.2. Косое внецентренное сжатие ………………………………………………. | 16 |
| 1.1.3. Учет нелинейной работы бетона …………………………………………... | 21 |
| 1.2. Анализ исследований поврежденных сжатых бетонных и железобетонных элементов ……………………………………………………….. | 26 |
| 1.3. Выводы по разделу и задачи исследований ………………………………… | 31 |
| РАЗДЕЛ 2. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ………………………………………………………………. | 34 |
| 2.1. Конструкция опытных образцов и их изготовление ……………………….. | 34 |
| 2.1.1. Планирование эксперимента ……………………………………………….. | 34 |
| 2.1.2. Изготовление опытных образцов ………………………………………….. | 38 |
| 2.1.3. Измерение деформаций ……………………………………………………. | 47 |
| 2.2. Испытания опытных образцов ……………………………………………….. | 50 |
| 2.3. Методика численного эксперимента ………………………………………… | 51 |
| 2.3.1. Программно вычислительный комплекс SCAD ………………………….. | 51 |
| 2.3.2. Структура программного комплекса ……………………………………… | 53 |
| 2.3.3. Краткая характеристика методики расчета ……………………………….. | 55 |
| 2.3.4. Системы координат …………………………………………………………. | 57 |
| 2.3.5. Тип схемы …………………………………………………………………… | 57 |
| 2.4. Выводы по разделу …………………………………………………………… | 57 |
| РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ……………………………………………………………… | 59 |
| 3.1. Исследования напряженно-деформированного состояния поврежденных сжатых бетонных элементов с использованием метода конечных элементов (МКЭ) ………………………………………………………………………………. | 59 |
| 3.1.1. Общие предпосылки численного эксперимента ………………………….. | 59 |
| 3.1.2. Результаты численного эксперимента …………………………………….. | 61 |
| 3.1.3. Влияние знака эксцентриситета на работу поврежденных бетонных элементов ………………………………………………………………………… | 72 |
| 3.2. Экспериментально-статистическое моделирование ………………………... | 76 |
| 3.3. Результаты проведения натурного эксперимента …………………………... | 86 |
| 3.3.1. Прочность и деформации опытных кубов и призм ………………………. | 86 |
| 3.3.2. Процесс деформирования и разрушения бетонных поврежденных колонн ……………………………………………………………………………… | 88 |
| 3.4. Выводы по разделу …………………………………………………………… | 98 |
| РАЗДЕЛ 4. РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОВРЕЖДЕННЫХ СЖАТЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ …...……………… | 100 |
| 4.1. Случай равномерного распределения сжимающих усилий ………………... | 100 |
| 4.1.1. Общие предпосылки расчета ………………………………………………. | 100 |
| 4.1.2. Случай плоского повреждения …………………………………………….. | 101 |
| 4.1.3. Случай косого повреждения ……………………………………………….. | 102 |
| 4.1.4. Особый случай расчета при больших эксцентриситетах приложения внешнего усилия ………………………………………………………………… | 110 |
| 4.2. Предложения по учету физической нелинейности бетона ………………… | 114 |
| 4.2.1. Случай плоского повреждения …………………………………………….. | 114 |
| 4.2.2. Случай косого повреждения ……………………………………………….. | 119 |
| 4.3. Инженерный метод определения остаточной несущей способности ……... | 121 |
| 4.4. Выводы по разделу …………………………………………………………… | 124 |
| РАЗДЕЛ 5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОСТАТОЧНОЙ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ПОВРЕЖДЕННЫХ СЖАТЫХ БЕТОННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ………………………………………………………. | 126 |
| 5.1. Примеры расчета поврежденных элементов ………………………………... | 126 |
| 5.1.1. Плоско поврежденные элементы …………………………………………... | 126 |
| 5.1.2. Косо поврежденные элементы ……………………………………………... | 128 |
| 5.1.3. Инженерный метод определения остаточной несущей способности …… | 130 |
| 5.1.4. Результаты сопоставления расчетных и экспериментальных значений остаточной прочности …………………………………………………………….. | 131 |
| 5.2. Внедрение результатов исследований ………………………………………. | 132 |
| 5.2.1. Внедрение в практику строительства ………………………...…………… | 132 |
| 5.2.2. Внедрение в практику проектирования …………………………………... | 133 |
| 5.2.3. Внедрение в учебный процесс ……………………………………………... | 135 |
| 5.3. Выводы по разделу …………………………………………………………… | 135 |
| ОБЩИЕ ВЫВОДЫ ………………………………………………………………... | 137 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ……………………………… | 139 |
| ПРИЛОЖЕНИЯ ……………………………………………………………………. | 166 |
| Приложение А. Напряженно-деформированное состояние поврежденных бетонных элементов ……………………………………………………………….. | 167 |
| Приложение Б. Вид опытных образцов после разрушения …………………….. | 173 |
| Приложение В. Справки об использовании результатов диссертации ………... | 178 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Экономическая эффективность хозяйственного комплекса любой страны существенно зависит от качества технической эксплуатации основных фондов, к которым относятся также и здания и сооружения.

В настоящее время стоимость основных фондов Украины составляет более 850 млрд.грн., а их износ – превышает 45%. В связи с этим остро стоит проблема оценивания технического состояния существующих строительных конструкций, получивших повреждения в процессе эксплуатации. Достоверное определение их несущей способности, с одной стороны, позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций, а с другой – полностью использовать оставшуюся несущую способность несущих элементов.

Известно, что существующая методика расчета бетонных конструкций по первой группе предельных состояний [87] имеет довольно высокую надежность и базируется на экспериментально-теоретических исследованиях, проведенных для центрально и внецентренно сжатых элементов (в случае плоского внецентренного сжатия). Рекомендации по поводу расчета несущей способности внецентренно кососжатых бетонных элементов в действующих нормах отсутствуют.

Довольно широкий круг экспериментально-теоретических исследований кососжатых железобетонных элементов привел к созданию методики расчета их несущей способности. Однако в этих исследованиях рассматривались только неповрежденные (как правило, симметричные) сечения, а расчетный эксцентриситет прикладывался к сечению в направлении обоих осей.

Работа бетонных и железобетонных конструкций, у которых косое внецентренное сжатие реализуется в результате повреждения (несимметричного относительно главных осей поперечного сечения), в настоящее время остается неизученной. Анализ напряжено-деформированного состояния и определение остаточной несущей способности бетонных сжатых элементов, поврежденных в процессе эксплуатации, даст возможность рассчитывать бетонные конструкции по первой группе предельных состояний, а с другой – заложит основу для расчета несущей способности поврежденных железобетонных конструкций.

Поэтому экспериментально-теоретические исследования напряженно-деформированного состояния и работы, а на их базе – создание методики расчета бетонных сжатых конструкций, поврежденных в процессе эксплуатации, есть задачей важной и актуальной.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Тема диссертации напрямую связана и отвечает актуальным направлениям научно-технической политики Украины согласно Постановлению Кабинета Министров Украины от 05.05.1997 г. № 409, общегосударственной межотраслевой программе „Ресурс“ и её разделу „Строительство“. Основные исследования теоретического и прикладного характера выполнены согласно тематики научных исследований кафедры строительных конструкций Одесской государственной академии строительства и архитектуры в рамках госбюджетной темы „Определение, прогнозирование и регулирование технического состояния строительных конструкций, зданий и сооружений в целом“ и темы „Исследование наряжено-деформированного состояния и расчет элементов поврежденных железобетонных конструкций“ (№ государственной регистрации 0104U0073420).

Целью работы есть разработка методики определения остаточной несущей способности сжатых бетонных элементов, поврежденных в процессе эксплуатации, на основе изучения напряженно-деформированного состояния таких элементов.

В связи с этим в работе поставлены следующие задачи исследований:

- разработать методику экспериментальных исследований сжатых бетонных элементов, поврежденных в процессе эксплуатации;

- выполнить компьютерное моделирование работы поврежденных бетонных сжатых элементов с целью изучения напряженно-деформированного состояния и установления влияния различных значащих факторов на остаточную несущую способность поврежденных элементов;

- провести натурный эксперимент и установить: особенности поведения сжатых поврежденных бетонных элементов под нагрузкой; формы разрушения; действительное напряженно-деформированное состояние нормальных поперечных сечений элементов;

- разработать методику определения остаточной несущей способности сжатых поврежденных бетонных элементов на основе основных положений норм и дать рекомендации по учету нелинейной работы бетона;

- провести апробацию предложенной методики.

Объект исследований – внецентренно сжатые бетонные элементы, поврежденные в процессе эксплуатации.

Предмет исследований – напряженно-деформированное состояние и несущая способность поврежденных внецентренно сжатых бетонных элементов.

Методы исследований – анализ литературных источников; системный анализ; экспериментальные исследования натурных образцов; численное моделирование; статистическое моделирование; расчет несущей способности; статистическая обработка результатов.

Научную новизну полученных результатов.

На основании полученных результатов в диссертации впервые:

- получены экспериментальные данные о напряженно-деформированном состоянии и работе внецентренно сжатых бетонных элементов, поврежденных в процессе эксплуатации;

- установлено влияние факторов поврежденности бетонных конструкций на их напряженно-деформированное состояние;

усовершенствовано:

- методику расчета бетонных сжатых элементов, поврежденных в ходе эксплуатации;

получило дальнейшее развитие:

- метод расчета бетонных сжатых конструкций с учетом физической нелинейности бетона.

Практическое значение полученных результатов заключается в следующем:

- определена степень влияния отдельных параметров повреждения сжатого бетонного элемента на его остаточную несущую способность;

- разработан метод расчета поврежденных кососжатых бетонных элементов;

- приведены рекомендации по учету нелинейной работы бетона при определении остаточной несущей способности поврежденных бетонных конструкций;

- разработан инженерный экспресс-метод определения остаточной несущей способности бетонных сжатых конструкций, поврежденных в процессе эксплуатации.

Внедрение результатов работы. Результаты, полученные в диссертационной работе, в виде метода расчета остаточной несущей способности поврежденных бетонных сжатых элементов внедрены в практику проектирования проектного отдела промышленно-строительной фирмы „Интострой“ при проектировании сжатых конструкций здания жилого дома № 11 по адресу: г. Одесса, ул. Марсельская; практику строительства ООО „Гражданжилстрой“ при возведении комплекса жилых домов в г. Одессе по ул. Академика Королева, 50 а, а также – в учебный процесс в Одесской государственной академии строительства и архитектуры.

Личным вкладом соискателя в работе есть:

- планирование эксперимента;

- проведение натурного эксперимента и анализ его результатов;

- выполнение численного эксперимента и его анализ;

- разработка метода расчета сжатых бетонных элементов, поврежденных в процессе эксплуатации, и рекомендаций по учету физической нелинейности бетона;

- разработка инженерного экспресс-метода определения остаточной несущей способности поврежденных бетонных конструкций;

- внедрение полученных результатов исследований в практику проектирования, строительства и в учебный процесс.

Апробация результатов диссертации. Основные положения диссертационной работы докладывались на: 65…68 научно-технических конференциях профессорско-преподавательского состава Одесской государственной академии строительства и архитектуры (г. Одесса, 2009…2012 г.г.); Международной конференции молодых учёных (г. Могилёв (Беларусь), 2010 г.); Шостій Всеукраїнській науково-технічній конференції „Науково-технічні проблеми сучасного залізобетону“, (м. Київ – м. Одеса, 2011 р.); Х-ой юбилейной Всеукраинской научно-технической конференции при участии международных специалистов „Сталежелезобетонные конструкции: исследования, проектирование, строительство, эксплуатация“ (г. Полтава, 2012 г.).

Достоверность результатов исследований подтверждается применением нормативной методики расчета несущей способности бетонных элементов с расширением её действия на случай косого внецентренного сжатии и обоснованных предпосылок расчета и результатами сопоставления полученных расчетных результатов с экспериментальными.

Публикации. Основное содержание диссертации изложено в 6 печатных работах, 5 из которых – у специализированных сборниках научных трудов и 1 – за рубежом.

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, основных выводов, списка использованных источников из 248 наименований, трех приложений. Работа изложена на 181 странице, в том числе содержит 129 страниц основного текста, из них 7 полных страниц с рисунками и таблицами, 26 страниц использованных источников, 9 таблиц и 84 рисунка, 16 страниц приложений.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Моделирование в программном комплексе SCAD позволила описать напряженно-деформированное состояние сжатых бетонных поврежденных элементов. Установлено, что при варьировании рассматриваемых факторов в принятых границах, нейтральная ось имеет вид прямой. При этом: при увеличении угла откола несущая способность бетонных образцов увеличивается. При угле откола Ө=00 она минимальна, при Ө=600 – максимальная; с увеличением высоты откола несущая способность образца падает; наибольшая несущая способность образца имеет место быть тогда, когда сила приложена центрально и минимальную, когда сила приложена с относительным эксцентриситетом = ¼).

В ходе численного эксперимента оценена степень влияния каждого из факторов.

2. Испытание натурных бетонных конструкций с моделированными повреждениями дали возможность определить деформирование состояние поперечных сечений. Установлено, что в ходе загружения нейтральная ось практически не перемещается по сечению.

3. Метод определения остаточной несущей способности внецентренно сжатых бетонных элементов, поврежденных в процессе эксплуатации, базируются на основных предпосылках действующих норм и расширяют их действие на случаи косого повреждения. Принятое равномерное распределение напряжений в сжатой зоне бетона в предельной стадии обосновывается п. 3.1.7.2 этих норм [87].

4. Физическую нелинейность бетона (упругопластическую его работу) предлагается учитывать зависимостями, приведенными в действующих нормах [87]. Разработанный метод определения остаточной несущей способности позволяет использовать и другие зависимости  для бетона. Алгоритм расчета прочности при этом не изменяется.

5. Достаточно хорошая сходимость расчетных значений разрушающих усилий, определенных по предлагаемой методике, с полученными в натурном эксперименте (коэффициент вариации соотношений экспериментального значения к теоретическому составляет v=0,127, т.е. 12,7% при среднем значении отношения  = 1,09) свидетельствует о достаточной надежности предлагаемой методики, что позволяет рекомендовать её к внедрению в процесс проектирования и строительства зданий и сооружений, а также использовать при проведении оценивания технического состояния отдельных конструкций эксплуатируемых зданий.

6. Результаты проведенных исследований внедрены в практику проектирования и строительства, а также – в учебный процесс высшего учебного заведения при подготовке студентов строительных специальностей.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Абовский Н.П. Живучесть пространственных конструкций с учетом физической и геометрической нелинейности. / Н.П. Абовский, Л.В. Енджиевский, С.В. Морозов // Тезисы докладов научной сессии МОО „Пространственные конструкции“. – М., 2004. – С. 8-9.

2. Аксенов В.Н. Работа железобетонных колонн из высокопрочного бетона / В.Н. Аксенов // Бетон и железобетон. – 2008. – № 6. – С. 5-8.

3. Алексеев С.Н. Коррозия и защита арматуры в бетоне / С.Н. Алексеев – М.: Стройиздат, 1968. – 231 с.

4. Алексеев С.Н. Проблемы нормирования защиты конструкций от коррозии / С.Н. Алексеев // Бетон и железобетон. – 1988. – № 11. – С. 21-22.

5. Алиева Ж.И. Испытания внецентренно сжатых армированных колонн из легкого бетона / Ж.И. Алиева, М.А. Самедов, М.З. Симонов // Бетон и железобетон. – 1977. – № 2. – С. 11-12.

6. Альбрехт Р. Дефекты и повреждения строительных конструкций / Р Альбрехт; пер. с нем. Е.Ш. Фельдмана –М.: Стройиздат, 1979. – 207 с.

7. Аль-Надфе Н. Прочность и деформативность сжатых бетонных и железобетонных элементов при произвольном режиме статического загружения: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 „Строительные конструкции“ / Аль-Надфе Набиль – Минск, 1993. – 24 с.

8. Альсухайджи С.А. Прочность и деформативность усиленных элементов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / С.А. Альсухайджи – Киев, 1994. – 18 с.

9. Артемчук А.А. Использование высокопрочной арматуры в сжатых элементах из мелкозернистого бетона / А.А. Артемчук // Бетон и железобетон. – 1988. – № 10. – С. 3-4.

10. А. Эль Луз Шаг поперечного армирования в сжатых элементах / А. Эль Луз, А.И. Русинов // Бетон и железобетон. – 1992. – № 2. – С. 16-18.

11. Бабич В.І. Залежність між напругами та деформаціями у бетоні бетонних і залізобетонних стержнів за осьового стиску / В.І. Бабич, Д.В. Кочкарьов // Бетон и железобетон в Украине. – 2006. – № 6. – С. 10-13.

12. Бабич В.И. Исследование модуля деформаций бетона при внецентренном сжатии / В.И. Бабич // Изв. вуз. Сер. Строительство и архитектура. – 1986. – № 5. – С. 11-14.

13. Бабич В.І. Напружено-деформований стан елементів за будь-якого виду згину та стиску / В.І. Бабич, Д.В. Кочкарьов // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Випуск 5. – Рівне, 2000. – С. 127-133.

14. Бабич В.И. Несущая способность гибких железобетонных элементов прямоугольного сечения, работающих на косое сжатие / В.И. Бабич, Ю.М. Руденко // Изв. вуз. Сер. Строительство и архитектура. – 1971. – № 8. – С. 3-6.

15. Бабич В.И. Экспериметально-теоретические исследования работы гибких железобетонных элементов прямоугольного  сечения на косое внецентренное сжатие: дис. … канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / В.И. Бабич – Львов, 1972. – 191 с.

16. Бабич С.В. Исследование и расчет внецентренно сжатых элементов с переменными эксцентриситетами по длине / С.В. Бабич // Бетон и железобетон. – 1999. – № 2. – С. 12-14.

17. Байда Д.М. Залишкова несуча здатність залізобетонних балок після їх часткового руйнування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / Д.М. Байда – Київ, 2005. – 20 с.

18. Байков В.Н. Внецентренно сжатые колонны под тяжелые нагрузки / В.Н. Байков, А.К. Фролов, Л.В. Ким, Н.Г. Матков // Бетон и железобетон. – 1989. – № 5. – С. 25-26.

19. Байков В.Н. Исследование несущей способности железобетонных балок с односторонней сжатой полкой / В.Н. Байков, З.А. Димитров, А.А. Рахманов // Бетон и железобетон. – 1980. – № 9. – С. 39-41.

20. Байков В.Н. Определение предельного состояния внецентренно сжатых элементов по неупругим зависимостям напряжения – деформации бетона и арматуры / В.Н. Байков, С.В. Горбатов // Бетон и железобетон. – 1985. – № 6. – С. 13-14.

21. Байков В.Н. Железобетонные конструкции: учебник для вузов / В.Н. Байков, Э.Е. Сигалов // – М.: Стройиздат, 1991. – 767 с.

22. Байков В.Н. Особенности разрушения бетона, обусловленные его ортотропным деформированием / В.Н. Байков // Бетон и железобетон. – 1988. – № 12. – С. 13-15.

23. Байков В.Н. Построение зависимости между напряжениями и деформациями сжатого бетона по системе нормируемых показателей / В.Н. Байков, С.В. Горбатов, З.А. Димитров // Изв. вуз. Сер. Строительство и архитектура. – 1977. – № 6 – С. 15-18.

24. Баклушев Е.В. Влияние гибкости и эксцентриситета приложения нагрузки на надежность внецентренно сжатых элементов / Е.В. Баклушев // Бетон и железобетон. – 1992. – № 4. – С. 16-17.

25. Бамбура А.М. До аналітичного описання діаграми механічного стану бетону при одноразовому короткочасному деформуванні / А.М. Бамбура // Будівельні конструкції – К.: НДІБК, 2002. – № 57. – С. 31-34.

26. Бамбура А.Н. К построению деформационной теории железобетона стержневых систем на экспериментальной основе / А.М. Бамбура, А.Б. Гурковский // Будівельні конструкції – К.: НДІБК, 2003. – № 59. – С. 121-130.

27. Бамбура А.Н. Особенности расчета колонн высотного здания, усиленных при реконструкции железобетонными обоймами / А.Н. Бамбура, И.Р. Сазонова // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2005. – Том 1. – С. 44-49.

28. Бамбура А.М. Про втрату стійкості позацентрово стиснутих елементів з пружно-пластичного матеріалу / А.М. Бамбура // Збірник наукових праць „Механіка і фізика руйнування будівельних матеріалів та конструкцій. – Львів: Каменяр, 2002. – Вип. 5. – С. 213-218.

29. Барашиков А.Я. Деформативність залізобетонних конструкцій, пошкоджених корозією з врахуванням фактору часу / А.Я. Барашиков , З.Я. Бліхарський // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2003. – Вип. 59. – Книга 1. – С. 257-264.

30. Беглов А.Д. Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и Евростандарты / А.Д. Беглов , Р.С. Санжаровский – М.: АСВ; СПб. Из-во СПбГАСУ, 2006. – 221 с.

31. Бекирова М.М. Несущая способность гибких сжатых железобетонных стоек, имеющих начальные несовершенства: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук / М.М. Бекирова – Одесса, 1985. – 21 с.

32. Беликов В.А. Исследование несущей способности внецентренно сжатых колонн из высокопрочного бетона / В.А. Беликов // Бетон и железобетон. – 1969. – № 12. – С. 36-39.

33. Беликов В.А. Сжатые армированные элементы из мелкозернистого бетона / В.А. Беликов // Бетон и железобетон. – 1980. – № 11. – С. 11-18.

34. Берг О.Я. Исследование физического процесса разрушения бетона под воздействием статической и многократно повторяющейся нагрузки / О.Я. Берг, Г.Н. Писанко, Ю.И. Хромец // Тр. ЦНИИС. – М.: Транспорт, 1966. – Вып. 60. – С. 23-31.

35. Берг О.Я. О предельном состоянии бетона по долговечности / Берг О.Я. // Бетон и железобетон. – 1964. – № 9. – С. 23-24.

36. Берг О.Я. Физические основы прочности бетона и железобетона / О.Я. Берг – М.: Госстройиздат, 1961. – 96 с.

37. Бетонні та залізобетонні конструкції (II-а ред.): ДБН В.2.6-2011. – [Чинні від 2011-06-01]. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 101 с.

38. Бетонные и железобетонные конструкции. СНиП 2.03.01-84*. – [Чинні від 1984-08-20]. – М.: Госстрой СССР, 1989. – 80 с.

39. Бетонные и железобетонные конструкции. СНиП В-I-62*. – [Чинні від 1962-01-01]. – М.: Стройиздат, 1970. – 113 с.

40. Бліхарський З.Я. Вплив корозійного середовища на стан залізобетонних димових труб / З.Я. Бліхарський, Р.Є. Хміль, // Будівельні конструкції та споруди. Вісник Донбаської державної академії будівництва та архітектури. – Макіївка, 2001. – Вип. 5(30). – С. 97-101.

41. Бліхарський З.Я. Міцність відновлених залізобетонних балок, пошкоджених внаслідок впливу агресивного середовища / З.Я. Бліхарський, Р.Є. Хміль, Р.В. Вашкевич // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2003. – Вип. 59. – Кн. 2. – С. 74-79.

42. Бліхарський З.Я. Розрахунок залишкової несучої здатності нормальних перерізів залізобетонних балок з корозійними пошкодженнями / З.Я. Бліхарський, Р.Ф. Струк // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2005. – Том. 1. – С. 72-76.

43. Блинников Е.А. Деформативность составных железобетонных элементов при косом внецентренном сжатии: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: 05.23.01 „Строительные конструкции“ / Е.А. Блинников – Орел, 2008. – 19 с.

44. Бондар В.О. Оцінка залишкового ресурсу по міцності балкових залізобетонних елементів із корозійним враженням арматури в нормальних тріщинах / В.О. Бондар, О.В. Степова // Бетон и железобетон в Украине. – 2009. – № 3. – С. 24-29.

45. Бондаренко В.М. Инженерные методы нелинейной теории железобетона / В.М. Бондаренко, С.В. Бондаренко – М.: Стройиздат, 1982. – 287 с.

46. Бондаренко В.М. К вопросу о концептуальных основах теории железобетона / В.М. Бондаренко // Бетон и железобетон. – 2001. – № 2. – С. 16-18.

47. Бондаренко В.М. К вопросу о предельных состояниях поврежденных коррозией железобетонных конструкций / В.М. Бондаренко, Б.А. Ягупов // Бетон и железобетон. – 2010. – № 3. – С. 28-31.

48. Бондаренко В.М. Некоторые вопросы несиловых повреждений конструктивной безопасности и живучести железобетонных сооружений / В.М. Бондаренко, Б.А. Ягупов // Бетон и железобетон. – 2007. – № 1. – С. 18-21.

49. Бондаренко В.М. О влиянии коррозионных повреждений на силовое сопротивление железобетонных конструкций / В.М. Бондаренко, О.Б. Чупичев // Бетон и железобетон. – 1999. – № 6. – С. 27-30.

50. Бондаренко С.В. Усиление железобетонных конструкций при реконструкции зданий / С.В. Бондаренко – М.: Стройиздат, 1990. – 352 с.

51. Бондаренко В.М. Феноменология кинетики повреждений бетонных и железобетонных конструкций, эксплуатирующихся в агрессивной среде / В.М. Бондаренко // Бетон и железобетон. – 2008. – № 2. – С. 25-28.

52. Боровских А.В. Эффективность применения высокопрочной арматуры в сжатых зонах железобетонных конструкций / А.В. Боровских, Б.А. Ягупов  // Бетон и железобетон. – 2009. – № 1. – С. 20-21.

53. Бурлаченко П.И. К расчету сечений внецентренно сжатых элементов / П.И. Бурлаченко // Бетон и железобетон. – 1987. – № 4. – С. 29-30.

54. Бурлаченко П.И. О подборе арматуры внецентренно-сжатых элементов прямоугольного профиля / П.И. Бурлаченко // Бетон и железобетон. – 1982. – № 8. – С. 25-26.

55. Валовой О.І. Вплив матеріалів підсилення на міцні сні показники дослідних балок / О.І. Валовой, О.Ю. Єрьоменко // Бетон и железобетон в Украине. – 2006. – № 4. – С. 17-19.

56. Васильев А.И. Комплексное влияние агрессивных факторов среды на коррозию арматуры в защитном слое железобетонных конструкций / А.И. Васильев, А.М. Подвальный // Бетон и железобетон. – 2010. – № 2. – С. 26-29.

57. Вахненко П.Ф. Граничная высота сжатой зоны при сложных деформациях / П.Ф. Вахненко // Бетон и железобетон. – 1990. – № 11. – С. 27-28.

58. Вахненко П.Ф. Железобетонные конструкции: учебное пособие / П.Ф. Вахненко. – К.: Вища школа, 1990. – 231 с.

59. Вахненко П.Ф. Исследование деформативности кососжимаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения / П.Ф. Вахненко, В.И. Клименко, М.С. Торяник // Строительные конструкции. – 1977. – Вып. 30. – С. 90-96.

60. Вахненко П.Ф. Методика расчета гибких железобетонных элементов прямоугольного сечения с высокопрочной арматурой на косое и внецентренное сжатие / П.Ф. Вахненко, А.В. Редкин // Строительные конструкции. – К., 1984. – вып. 37. – С. 95-98.

61. Вахненко П.Ф. Некоторые вопросы жесткости кососжимаемых железобетонных элементов / П.Ф. Вахненко, В.И. Клименко // Строительные конструкции. – 1975. – Вып. 26. – С. 14-19.

62. Вахненко П.Ф. Определение прогибов железобетонных элементов переменного сечения при косом сжатии / П.Ф. Вахненко, А.А. Шкурупий, В.И. Клименко // Изв. вуз. Сер. Строительство и архитектура. – 1987. – № 10 – С. 6-9.

63. Вахненко П.Ф. О положении нейтральной оси в кососжимаемых и косоизгибаемых элементах и о направлении их прогиба / П.Ф. Вахненко, В.Е. Нездойминога, М.Л. Яровой // Строительные конструкции. – К., 1973. Вып. 21. – С. 101-105.

64. Вахненко П.Ф. О секущем модуле деформаций неармированного и армированного бетона / П.Ф. Вахненко, В.Н. Кондель // Строительные конструкции. – К., 1993. – Вып. 45-46. – С. 28-30.

65. Вахненко П.Ф. О рациональном размещении арматуры по сечению кососжимаемых железобетонных элементов / П.Ф. Вахненко // Бетон и железобетон. – 1969. – № 2. – С. 30-31.

66. Вахненко П.Ф. Про деформативність бетону / П.Ф. Вахненко // Сталезалізобетонні конструкції: Дослідження, проектування, будівництво, експлуатація: збірник наукових статей. – Кривий Ріг, 1998. – С. 43-45.

67. Вахненко П.Ф. Расчет железобетонных тавровых балок по прочности наклонного сечения / П.Ф. Вахненко, Е.В. Клименко // Сопротивление материалов и теория сооружений. – 1983. – Вып. 43. – С.104-105.

68. Вахненко П.Ф. Расчет на косое внецентренное сжатие железобетонных элементов прямоугольного сечения с несимметричной арматурой / П.Ф. Вахненко // Изв. вуз. сер. Строительство и архитектура. – 1965. – № 1. – С. 31-35.

69. Вахненко П.Ф. Современные методы расчета железобетонных конструкций на сложные виды деформаций / П.Ф. Вахненко – К.: Будівельник, 1992. – 112 с.

70. Викторов А.М. Способы борьбы со щелочной коррозией бетона / А.М. Викторов, А.Д. Осипов // Бетон и железобетон. – 1982. – № 1. – С. 46-47.

71. Веретенников В.И. О влиянии размеров и формы сечения на диаграмму деформирования бетона при внецентренном сжатии / В.И. Веретенников // Бетон и железобетон. – 2000. – № 5. – С. 27-30.126. Вознесенский В.А. Численные методы решения строительно-технологических задач на ЭВМ / В.А. Вознесенский, Т.В. Ляшенко, Б.Л. Огарков – К.: Вища школа, 1989. – 328 с.

72. Гарніцький Ю.В. Робота та несуча здатність попередньо напружених залізобетонних колон за косого позацентрового стиску: дис.. ... кандидата техн. наук: 05.23.01 / Ю.В. Гарніцький. – Рівне, 1995. – 186 с.

73. Гвоздев А.А. К вопросу о несущей способности гибких внецентренно сжатых стержней / А.А. Гвоздев, Е.А. Чистяков // Бетон и железобетон. – 1981. – № 4. – С. 45.

74. Гвоздев А.А. К вопросу о поведении железобетонных конструкций в стадии, близкой к разрушению / А.А. Гвоздев, В.Н. Байков // Бетон и железобетон. – 1977. – № 9. – С. 22-24.

75. Гвоздев А.А. Прочность, структурные изменения и деформации бетона / А.А. Гвоздев – М.: Стройиздат, 1978. – 297 с.

76. Гвоздев А.А. Расчет несущей способности конструкции по методу предельного равновесия. / А.А. Гвоздев – М.: Стройиздат, 1949. – 132 с.

77. Гимадетдинов К.И. Прочность сжатых элементов с повреждениями, снижающими сцепление арматуры с бетоном: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 „Строительные конструкции“ / К.И. Гимедетдинов – Москва, 1991. – 18 с.

78. Глагола І.І. Методи визначення корозійної тривкості, довговічності та антикорозійний захист залізобетонних конструкцій: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / І.І. Глагола – Київ, 2004. – 20 с.

79. Глазер С.И. Расчет кососжимаемых железобетонных элементов / С.И. Глазер // Бетон и железобетон. – 1966. – № 9. – С. 43-44.

80. Глазер С.И. Расчет кососжимаемых железобетонных элементов / С.И. Глазер – К.: Будівельник. – 1973. – 211 с.

81. Голышев А.Б. Проектирование усилений несущих железобетонных конструкций производственных зданий и сооружений / А.Б. Голышев, И.Н. Ткаченко – К.: Логос, 2001. – 172 с.

82. Голышев А.Б. Усиление железобетонных конструкций производственных зданий и просадочных оснований / А.Б. Голышев, П.И. Кривошеев, П.М. Козелецкий, И.А. Розенфельд, И.Н. Ткаченко – К.: Логос, 2004. – 219 с.

83. Гольденблат Н.И. Определение напряжений в стойках прямоугольного сечения при косом изгибе со сжатием / Н.И. Голденблат, Э.Г. Ратц // Социалистическая индустрия. – 1932. – № 12. – С. 34-39.

84. Гроздов В.Т. Признаки аварийного состояния несущих конструкций зданий и сооружений / В.Т. Гроздов – Санкт-Петербург: Издательский Дом KN+, 2000. – 48 с.

85. Грунау Э. Предупреждение дефектов строительных конструкций / Э. Грунау; пер. с нем. Ю.М. Веллера – М.: Стройиздат, 1980. – 215 с.

86. Гусаков В.Н. О напряженно-деформированном состоянии тяжелого силикатного бетона при центральном и внецентренном сжатии / В.Н. Гусаков, В.А. Сафронов // Бетон и железобетон. – 1972. – № 5. – С. 38-41.

87. ДБН В.2.6-98:2009. Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення проектування. / Мінрегіонбуд України. –К., 2009. –97 с.

88. Дегтерев В.В. Деформативность бетона сжатой зоны в зависимости от формы и характера армирования / В.В. Дегтерев // Бетон и железобетон. – 1986. – № 8. – С. 42-43.

89. Дегтярев В.В. Некоторые особенности деформирования и разрушения центрально сжатых железобетонных колонн / В.В. Дегтярев, Ю.Н. Крестников // Сб.науч.тр. Исследование деформаций, прочности и долговечности бетона транспортных сооружений – М.: Стройиздат, 1969. – С. 148-155.

90. Дегтярев В.В. Учет влияния прогиба при расчете гибких внецентренно-сжатых элементов мостовых конструкций / В.В. Дегтярев // Бетон и железобетон. – 1981. – № 4. – С. 44.

91. Довгалюк В.И. Исследование работы центрально сжатых железобетонных колонн с косвенной и продольной арматурой / В.И. Довгалюк // Бетон и железобетон. – 1971. – № 11. – С. 33-35.

92. Додонов М.И. Поперечные напряжения в сжатых бетонных призмах / М.И. Додонов // Бетон и железобетон. – 1990. – № 6. – С. 40-42.

93. Дорофеев В.С. Расчет изгибаемых элементов с учетом полной диаграммы деформирования бетона / В.С. Дорофеев, В.Ю. Барданов – Одесса: ОГАСА, 2003. – 210 с.

94. Технологическая поврежденность строительных материалов и конструкций / В.С. Дорофеев, В.Н. Выровой – Одесса: Город мастеров, 1998. – 168 с.

95. Заволока Ю.В. Оценка технического состояния и усиление железобетонных конструкций / Ю.В. Заволока, В.М. Кобринец, М.В. Заволока – Одеса: Город мастеров, 2000. – 292 с.

96 Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ: ДБН В.1.2-14-2009. –[Чинний від 2009-12-01]. – К.: УкрНДІпроектстальконструкція, 2009. – 28 с. (Державні будівельні норми України).

97. Защита строительных конструкций от коррозии. СНиП 2.03.11-85. –[Чинний від 1986-01-01]. – М.: Госстрой СССР, 1986. – 56 с.

98. Звездов А.И. О новых нормах проектирования железобетонных и бетонных конструкций / А.И. Звездов, А.С. Залесов, Т.А. Мухамедиев, Е.А. Чистяков // Бетон и железобетон. – 2002. – № 2. – С. 2-6.

99. Изотов Ю.Л. О предельной величине насыщения арматурой сжатой зоны поперечного сечения изгибаемых и внецентренно сжатых элементов / Ю.Л. Изотов // Бетон и железобетон. – 2007. – № 6. – С. 19-20.

100. Изотов Ю.Л. Расчет внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения при малых эксцентриситетах / Ю.Л. Изотов, Т.Ю. Изотова // Бетон и железобетон. – 2006. – № 1. – С. 14-18.

101 Ильин О.Ф. Обобщенная методика расчета прочности нормальных сечений с учетом особенностей свойств различных бетонов / О.Ф. Ильин // Поведение бетонов и элементов железобетонных конструкций при воздействии различной длительности. – М.: НИИЖБ, 1980. – С. 47-54.

102. Каганас М.А. Повреждение железобетона переменным током / М.А. Каганас // Бетон и железобетон. – 1969. – № 11. – С. 31-33.

103. Кара Дамур А.Х. Влияние технологической поврежденности на свойства бетонных конструкций при малоцикловом нагружении: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 „Строительные конструкции“ / А.Х. Кара Дамур – Одесса, 1993. – 14 с.

104. Карпенко Н.И. К построению методики расчета стержневых элементов на основе диаграммы деформирования материалов / Н.И. Карпенко, Т.А. Мухамедиев, А.Н. Петров // Совершенствование методов расчета статически неопределимых железобетонных конструкций: Сб. тр. – НИИЖБ, 1987. – С. 4-21.

105. Килимник Л.Ш. Повреждения конструкций при сильных землетрясениях / Л.Ш. Килимник // Бетон и железобетон. – 1979. – № 6. – С. 11-13.

106. Кириакиди Г.И. Сопротивление внецентренно-сжатых элементов безраскосных ферм поперечной силе / Г.И. Кириакиди, С.Г. Шеина // Бетон и железобетон. – 1978. – № 10. – С. 8-9.

107. Клименко В.И. Экспериментально-теоретические исследования жесткости и деформативности кососжимаемых железобетонных элементов прямоугольного сечения: автореф. дисс. на соискание научной степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 „Строительные конструкции“ / В.И. Клименко. – Кишинев, 1976. – 22 с.

108. Клименко Е.В. Экспериментальные исследования работы поврежденных сжатых бетонных элементов / Е.В. Клименко, Г.М. Мустафа // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди. Випуск 22. – Рівне, 2011. – С. 808-813.

109. Клименко Є.В. Деформативний та технічний стан несучих конструкцій стадіону „Ворскла“ в м. Полтаві / Є.В. Клименко, В.В. Погрібний, О.О. Довженко // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2004. – Вип. 55. – С. 319-324.

110. Клименко Є.В. До питання надійності залізобетонних конструкцій / Є.В. Клименко // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2005. – Том 2. – С. 210-215.

111. Клименко Є.В. До питання прогнозування технічного стану залізобетонних конструкцій / Є.В. Клименко // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2003. – Вип. 59, кн. 2. – С. 68-73.

112. Клименко Е.В. К вопросу определения прочности поврежденных сжатых бетонных элементов / Е.В. Клименко, Т.А. Дуденко, А.Д. Довгань, М.Г. Мустафа // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2011. – Вип. 44. – С. 133-138.

113. Клименко Е.В. Напряженно-деформированное состояние поврежденных сжатых бетонных элементов / Е.В. Клименко, М.Г. Мустафа // Вісник Одеської державної академії будівництва та архітектури. – Одеса: ОДАБА, 2012. – Вип. 46. – С. 169-174.

114. Клименко Е.В. Работа поврежденных сжатых бетонных элементов / Е.В. Клименко, М.Г. Мустафа // Зб. наук. праць: Сер. галузеве машинобудування, будівництво. – Полтава: ПолтНТУ ім. Юрія Кондратюка, 2012. – Вип. 3 (33). – С. 96-99.

115. Клименко Є.В. Технічна експлуатація і реконструкція будівель та споруд / Є.В. Клименко – Полтава: ПолтНТУ, 2004. – 280 с.

116. Клименко Є.В. Технічний стан будівель та споруд / Є.В. Клименко – Одеса: ОДАБА, 2010. – 284 с.

117. Клименко Є.В. Управління технічним станом сталезалізобетонних конструкцій / Є.В. Клименко, О.В. Коваль // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2008. – Вип. 70. – С. 151-157.

118. Клюева Н.В. Предложения к расчету живучести коррозионно поврежденных железобетонных конструкций / Н.В. Клюева // Бетон и железобетон. – 2008. – № 3. – С. 22-25.

119. Колотилкин Б.М. Долговечных жилых зданий / Б.М. Колотилкин – М.: Стройиздат, 1982. – 250 с.

120. Коляда В.І. Комплексне вирішення проблеми підвищення міцності, атмосферо-, водо-, та корозійної стійкості будівельних конструкцій з бетону, що експлуатуються в складних інженерно-геологічних умовах / В.І. Коляда, А.П. Баглай, С.В. Коляда, С.П. Щербина // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2003. – Вип. 59. – Кн. 1. – С. 483-485.

121. Кормер Б.Г. Универсальная таблица для расчетов внецентренно сжатых элементов / Кормер Б.Г. // Бетон и железобетон. – 1995. – № 3. – С. 13-15.

122. Краковский М.Б. Надежность нормальных сечений внецентренно сжатых прямоугольных железобетонных элементов / М.Б. Краковский // Бетон и железобетон. – 1992. – № 2. – С. 9-10.

123. Кривошеєв П.І. Науково-технічні проблеми реконструкції будівель та споруд / П.І. Кривошеєв // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2001. – Вип. 54. – С. 11-17.

124. Кудрявцев А.А. Несущая способность керамзитобетонных колонн при внецентренном сжатии / А.А. Кудрявцев, А.М. Мамед-заде // Бетон и железобетон. – 1968. – № 5. – С. 39-40.

125. Кусакин А.П. Применение в сжатых элементах стали повышенной прочности / А.П. Кусакин, А.А. Кудря, В.М. Левин, Р.И. Шумейко // Бетон и железобетон. – 1982. – № 12. – С. 20.

126. Лекишвили Г.Л. Работа внецентренно сжатых бетонных коротких элементов при малых эксцентриситетах: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 „Строительные конструкции“ / Г.Л. Лекашвили – Тбилиси, 1967. – 26 с.

127. Ле Мінь Л. Вплив локальних пошкоджень захисного шару бетону в стиснутих залізобетонних елементах на напружено-деформований стан арматури: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / Л. Ле Мінь – Харків, 2002. – 22 с.

128. Литвинов И.М. Усиление и восстановление железобетонных конструкций / И.М. Литвинов – М.: Стройиздат, 1942. – 95 с.

129. Лоссье А. Недостатки железобетона и их устранение / А. Лоссье; пер. с фр. В.Б. Рысс – М.: Госстройиздат, 1958. – 120 с.

130. Маданян С.А. Сжатые железобетонные элементы с механическим соединением рабочей арматуры / С.А. Маданян // Бетон и железобетон. – 2007. – № 4. – С. 16-20.

131. Маилян Д.Р. Зависимость предельной деформативности бетона от армирования и эксцентриситета сжимающего усилия / Д.Р. Маилян // Бетон и железобетон. – 1988. – № 2. – С. 32-33.

132. Маилян Д.Р. Метод определения усилий трещинообразования железобетонных элементов с учетом полных (с нисходящими ветвями) диаграмм деформирования бетона / Д.Р. Маилян // Вопросы прочности, деформативности и трещиностойкости железобетона. – Ростов-на-Дону, 1986. – С. 115-122.

133. Мальганов А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий. Атлас схем и чертежей / А.И. Мальганов, В.С. Плевков, А.И. Полищук – Томск: Изд. Томского ун-та. – 1990. – 315 с.

134. Мальганов А.И. Восстановление и усиление строительных конструкций аварийных и реконструируемых зданий / А.И. Мальганов, В.С. Плевков, А.И. Полищук – Томск: Изд. Томского ун-та. – 1992. – 456 с.

135. Мартьянов В.В. Розрахунок прогину позацентрово стиснутих залізобетонних елементів з частковим пошкодженням захисного шару бетону , В.В. Мартьянов, М.О. Овсій // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2002. – Вып. 38. – С. 99-101.

136. Матвеев Е.П. Технические решения по усилению и теплозащите конструкций жилых и общественных зданий / Е.П. Матвеев, В.В. Мешечкин – М.: Старая басманная, 1998. – 209 с.

137. Митрофанов В.П. Предельная сжимаемость бетона нормальных сечений железобетонных элементов / В.П. Митрофанов, С.И. Арцев // Проблеми теорії і практики залізобетону. – Полтава, 1997. – С. 333-337.

138. Михайлов В.В. Некоторые предложения по описанию диаграммы деформаций бетона при загружении / В.В. Михайлов, М.П. Емельянов, Л.С. Дудоладов, В.М. Матисов // Изв. вузов. Стр-во и архит. – 1984. – № 2. – С. 23-27.

139. Морин А.Л. Исследование внецентренно сжатых элементов из бетона высоких марок / А.Л. Морин // Бетон и железобетон. – 1974. – № 1. – С. 39-41.

140. Морин А.Л. Исследование несущей способности и деформативности внецентренно сжатых железобетонных элементов из высокопрочного бетона: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 „Строительные конструкции“ / А.Л. Морин – Киев, 1969. – 18 с.

141. Москвин В.М. Коррозия бетонных и железобетонных конструкций / В.М. Москвин – М.: Стройиздат, 1980. – 536 с.

142. Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд. –[Чинні від 1997-11-27] – К.: Держ. комітет буд-ва, архіт. та житлової політики України, Держнаглядохоронпраці України, 1997. – 145 с.

143. Мустафа Г.М. К проблеме оценивания остаточной прочности поврежденных бетонных элементов / Г.М. Мустафа, Е.В. Клименко // Новые материалы, оборудование и технологии в промышленности: мат. меджунар. конф. молодых ученых. – Могилев, 2010. С.– 131.

144. Мустафа Г.М. О прочности поврежденных бетонных сжатых элементов / Г.М. Мустафа // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2011. – Вип. 74, кн. 2. – С. 291-298.

145. Нурмаганбеков Е.К. Поперечный изгиб сжатых стержневых элементов / Е.К. Нурмаганбеков. // Бетон и железобетон. – 1992. – № 6. – С. 17-19.

146. Онуфриев Н.М. Исправление дефектов изготовления и монтажа сборных конструкций промышленных зданий / Н.М. Онуфриев – Л.: Стройиздат, 1971. – 159 с.

147. Онуфриев Н.М. Усиление железобетонных конструкций промышленных зданий и сооружений / Н.М. Онуфриев – Л.: Стройиздат, 1965. – 342 с.

148. Отсмаа В.А. Прочность сжатых железобетонных колонн по наклонным сечениям / В.А. Отсмаа // Бетон и железобетон. – 1992. – № 9. – С. 20-21.

149. Павліков А.М. Міцність навскісно стиснутих елементів у закритичній стадії / А.М. Павліков // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2006. – Вип. 65. – С. 166-171.

150. Павліков А.М. Нелінійна модель напружено-деформованого стану косо завантажених залізобетонних елементів у закритичній стадії / Павліков А.М. – Полтава: ПолтНТУ, 2007. – 259 с.

151. Пахомов Р.І. Міцність косо стиснутих залізобетонних елементів з урахуванням нелінійності деформування бетону: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / Р.І. Пахомов – Полтава, 2007. – 21с.

152. Першаков В.Н. Несущая способность коротких неармированных керамзитобетонных колонн при сжатии / В.Н. Першаков // Бетон и железобетон. – 1975. – № 10. – С. 36-37.

153. Пецольд Т.М. Расчет усиления железобетонных конструкций эксплуатируемых строительных сооружений / Т.М. Пецольд, Д.Н. Лазовский // Бетон и железобетон. – 1999. – № 1. – С. 11-14.

154. Пирадов А.Б. К расчету несущей способности внецентренно сжатых элементов / А.Б. Пирадов, В.И. Аробелидзе, Т.Г. Хуцишвили // Бетон и железобетон. – 1986. – № 1. – С. 43-44.

155. Пирадов А.Б. Напряженно-деформированное состояние внецентренно сжатых элементов / А.Б. Пирадов, В.И. Аробелидзе, Т.Г. Хуцишвили // Бетон и железобетон. – 1988. – № 2. – С. 28-29.

156. Писанко Г.Н. Влияние макроструктуры бетона на процессы деформирования и разрушения при сжатии / Г.Н. Писанко, Е.Н. Щербаков, Н.Г. Хубова // Бетон и железобетон. – 1972. – № 8. – С. 31-33.

157. Плевков В.С. Динамическая прочность железобетонных элементов при косом внецентренном сжатии / В.С. Плевков, Д.Ю. Саркисов // Научные труды общества железобетонщиков Сибири и Урала, 2005. – № 8. – С. 113-115.

158. Плевков В.С. Прочность железобетонных колонн пространственно работающих каркасов зданий при динамических воздействиях / В.С. Плевков, И.В. Балдин, Д.Ю. Саркисов, М.Е. Гончаров // Безопасность строительного фонда России. Проблемы и решения. Материалы международных академических чтений. – Курск, 2007. – С. 123-126.

159. Плевков В.С. Расчет железобетонных элементов при косом внецентренном кратковременном динамическом сжатии, растяжении и изгибе с учетом теории поверхностей относительного сопротивления по прочности и трещиностойкости по программе JBK-MMN / В.С. Плевков, И.В. Балдин, Д.Ю. Саркисов // Томск. гос. архит.-строит. ун-т – Томск, – Рус. – Деп. в ВИНИТИ, 2005. – 29 с.

160. Подвальный А.М. О классификации видов коррозии бетона / А.М. Подвальный // Бетон и железобетон. – 2004. – № 2. – С. 23-27.

161. Подвальный А.М. Физико-химическая механика – основа научных представлений о коррозии бетона и железобетона / А.М. Подвальный // Бетон и железобетон. – 2000. – № 5. – С. 22-29.

162. Попеско А.Н. Инженерный метод расчета усиленных железобетонных стержней с коррозионными повреждениями / А.Н. Попеско, О.Н. Анцигин // Бетон и железобетон. – 2006. – № 2. – С. 11-13.

163. Попеско А.Н. Модель расчета железобетонных конструкций с коррозионными повреждениями / А.Н. Попеско, О.Н. Анцигин, А.А. Дайлов // Бетон и железобетон. – 2009. – № 2. – С. 17-20.

164. Попеско А.Н. Численный расчет железобетонных стержней при коррозионных воздействиях / А.Н. Попеско // Бетон и железобетон. – 2007. – № 3. – С. 25-27.

165. Попов Н.Н. Внецентренно сжатые элементы с продольной высокопрочной арматурой при статическом и динамическом нагружении / Н.Н. Попов // Бетон и железобетон. – 1990. – № 10. – С. 32-34.

166. Правила утримання жилих будинків та прибудинкових територій. Наказ Державного комітету України з питань ЖКГ № 76 від 17.05ю2005. – [Чинний від 2006-02-02]. – 60 с.

167. Прокопович И.Е. О построении зависимости между напряжениями и деформациями нелинейной теории ползучести / И.Е. Прокопович, А.Ф. Яременко, П.Г. Балдук // Изв. вуз. Сер. Строительство и архитектура. – 1985. – № 5. – С. 25-29.

168. Рабинович Е.А. Усиление колонн реконструируемых зданий железобетонными обоймами / Е.А. Рабинович, И.М. Подлегаев, А.В. Царин, Я.И. Табачишин, Л.И. Вишняков // Бетон и железобетон. – 1987. – № 4. – С. 14-15.

169. Ратушинский К.Н. Расчет железобетонных стоек, подверженных одновременному действию продольного усилия и изгиба в двух плоскостях / К.Н. Ратушинский // Социалистическая промышленность. – 1932. – № 8. – С. 16-19.

170. Редкин А.В. Определение некоторых физико-механических характеристик бетона и арматуры в сжатой зоне сечения кососжатого железобетонного элемента в предельном состоянии. – В кн.: Совершенствование железобетонных конструкций, работающих на сложные виды деформаций, и их внедрение в сельскохозяйственное строительство. Тез. докл. респ. конф. / А.В. Редкин  – Полтава, 1982. – С. 72-73.

171. Редкин А.В. Определение углов наклона нейтральной линии и плоскости прогибов косо-сжатых элементов различной гибкости с напрягаемой и ненапрягаемой высокопрочной арматурой в предельном состоянии. – В кн.: Совершенствование железобетонных конструкций, работающих на сложные виды деформаций, и их внедрение в сельскохозяйственное строительство. Тез. докл. респ. конф. / А.В. Редкин – Полтава, 1982. – С. 74-75.

172. Ренский А.Б. Тензометрирование строительных конструкций и материалов / А.Б. Ренский, Д.С. Баранов, Р.А. Макаров – М.: Стройиздат, 1977. – 239 с.

173. Рискинд Б.Я. Прочность сжатых железобетонных стоек с термически упрочненной арматурой / Б.Я. Рискинд // Бетон и железобетон. – 1972. – № 11. – С. 31-33.

174. Роговий С.І. До оцінки переармування залізобетонних елементів, стиснутих із малими ексцентриситетами / С.І. Роговий, Р.І. Пахомов // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Вип. 7. – Полтава: ПДТУ ім. Юрія Кондратюка, 2001. – С. 54-57.

175. Роговой С.И. Нелинейное деформирование в теории железобетона и расчет прочности нормальных сечений / С.И. Роговой – Полтава, 2002. – 183 с.

176. Роговой С.И. Определение критического эксцентриситета, соответствующего пределу текучести растянутой арматуры, при внецентренном сжатии / С.И. Роговой // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 2001. – Вып. 30. – С. 105-108.

177. Роговой С.И. Оценка напряженно-деформированного состояния нормального сечения при малых эксцентриситетах, не превышающих размеров ядра сечения / С.И. Роговой, Р.И. Пахомов // Науковий вісник будівництва: Зб. наук. пр.. – Х.: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2001. – Вип. 14. – С. 283-287.

178. Роговой С.И. Оценка прочности нормального сечения железобетонных элементов в общем случае внецентренного сжатия с использованием деформационной модели / С.И. Роговой, Р.И. Пахомов // Бетон и железобетон в Украине. – 2006. – № 4. – С. 2-8.

179. Роговой С.И. Расчет несущей способности элементов при косом внецентренном сжатии / С.И. Роговой, Н.Н. Губий // Бетон и железобетон. – 1993. – № 8. – С. 23-24.

180. Ромашко В.М. Деформування бетону та арматури косостиснутих елементів при дії малоциклових навантажень / В.М. Ромашко, С.С. Гомон // Будівельні конструкції: міжвідомчий наук. техн. збірник: Сталезалізобетонні конструкції: дослідження, проектування, будівництво, експлуатація: збірник наукових праць. – К., 2006. – Випуск 65. – С. 187-192.

181. Ромашко В.М. Напружено-деформований стан залізобетонних елементів за змінних рівнів тривалого навантаження / В.М. Ромашко, С.С. Гомон // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: збірник наукових праць. – Рівне, 2000. – Випуск 5. – С. 258-262.

182. Ромашко В.Н. Несущая способность гибких кососжимаемых керамзитожелезобетонных колонн при кратковременном и длительном действии нагрузки: автореф. дисс. на соискание научн. степени канд. техн. наук: спец.: 05.23.01.„Строительные конструкции, здания и сооружения“ / В.Н. Ромашко. – К. 1987. – 20 с.

183. Рубен Г.К. Описание напряженно-деформированного состояния нормальных сечений изгибаемых элементов на основе полных аналитических диаграмм „σ–ε“ материалов / Г.К. Рубен // Вопросы прочности, деформативности и трещиностойкости железобетона. – Ростов-на-Дону, 1996. – С. 15-25.

184. Руденко В.В. Работа внецентренно-сжатых элементов / В.В. Руденко // Бетон и железобетон. – 1981. – № 10. – С. 5-6.

185. Руденко В.В. Расчет сечений внецентренно сжатых элементов / В.В. Руденко // Бетон и железобетон. – 1985. – № 10. – С. 29-30.

186. Руденко Ю.М. Практический расчет жесткости железобетонных элементов прямоугольного сечения, работающих на косое внецентренное сжатие / Ю.М. Руденко // Изв. вуз. Сер. Строительство и архитектура. – 1973. – № 5. – С. 23-28.

187. Руденко Ю.М. Экспериментально-теоретические исследовании\я прочности кососжимаемых и косоизгибаемых железолбетонных элементов и расчет их с использованием свойств изобент и изостат: автореф. дисс. на соискание научной степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 „Строительные конструкции“ / Ю.М. Руденко. – Львов, 1973. – 26 с.

188. Руфферт Г. Дефекты бетонных конструкций / Г. Руфферт; пер. с нем. И.Г. Зеленцова –М.: Стройиздат –1987. – 111 с.

189. Рюш Г. Исследование работы изгибаемых элементов с учетом упруго-пластических деформаций / Г. Рюш // Материалы международного совещания по расчету строительных конструкций – М.: Госстройиздат, 1961. – С. 183-189.

190. Савицкий Н.В. Диагностика железобетонных конструкций с использованием логико-вероятностных методов / Н.В. Савицкий, Т.Ю. Шевченко, Е.Ю. Худолей // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2005. – Том 2. – С. 288-291.

191. Савйовский В.В. Оценка технического состояния строительных конструкций реконструируемых зданий / В.В. Савйовский – Харьков, 2000. – с. 209.

192. Саркисов Д.Ю. Программа расчета железобетонных элементов при косом внецентренном статическом и кратковременном динамическом сжатии, растяжении и изгибе / Д.Ю. Саркисов // Знания, умения, навыки – путь к созданию новых инженерных решений. Университетская научно-практическая конференция студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященная 100-летию со дня рождения Никитина Н.В., выдающегося российского инженера и ученого в области строительной науки. – Томск: Изд-во Томского политех. ун-та, 2007. – С. 69-71.

193. Саркисов Д.Ю. Прочность и деформативность железобетонных элементов прямоугольного сечения при косом внецентренном кратковременном динамическом сжатии, растяжении и изгибе / Д.Ю. Саркисов // Вестник ТГАСУ. – 2008. – № 3. – С. 134-143.

194. Саркисов Д.Ю. Экспериментальные исследования железобетонных элементов при косом внецентренном кратковременном динамическом сжатии / Д.Ю. Саркисов // Состояние современной строительной науки, V международная научно-практическая интернет-конференция, Сб. науч. трудов. – Полтава, 2007. – С. 146-149.

195. Сапожников Н.Я. Надёжность сжатых элементов и её нормирование для железобетонных конструкций / Н.Я. Сапожников // Бетон и железобетон. – 1988. – № 11. – С. 18-20.

196. Семенюк С.Д. Определение критической силы при расчете гибких кососжимаемых железобетонных и керамзитожелезобетонных элементов / С.Д. Семенюк, В.И. Бабич // Гидромелиорация и гидротехническое строительство. – Львов, 1980. – Выпуск 8, – С. 120-123.

197. Семко О.В. Надійність сталевих і сталебетонних стійок із швелерів з корозійними пошкодженнями / О.В. Семко, А.В. Гасенко // Будівельні конструкції: збірник наукових праць. – К.: НДІБК, 2008. – Вип. 70. – С. 260-268.

198. Сигалов Э.Е. К определению осредненной жесткости железобетонных внецентренно сжатых стоек с учетом трещин в растянутых зонах / Э.Е. Сигалов, В.А. Протасов // Бетон и железобетон. – 1971. – № 2. – С. 34-36.

199. Слезингер И.Н. Определение несущей способности железобетонных стоек / И.Н. Слезингер, Е.О. Блох // Бетон и железобетон. – 1987. – № 2. – С. 33-34.

200. Смирнов Н.В. К расчету центрально сжатых железобетонных элементов / Н.В. Смирнов, В.И. Гамаюнов // Бетон и железобетон. – 1973. – № 11. – С. 34-36.

201. Стеблянко Л.В. Міцність несучих стін залізобетонних баштових споруд при наявності дефектів і пошкоджень: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / Л.В. Стеблянко – Макіївка, 2001. – 19 с.

202. Таль К.Э. О деформативности бетона при сжатии / К.Э. Таль // Сб.науч.тр. Исследование прочности, пластичности и ползучести строительных материалов – М.: Стройиздат, 1955. – С. 202-207.

203. Тамразян А.Г. Влияние реологических свойств структуры на долговечность бетона / А.Г. Тамразян , А.Т. Хетагуров, // Бетон и железобетон. – 2001. – № 5. – С. 4-5.

204. Техническая диагностика. Термины и определения. ГОСТ 20911-89. –[Чинний від 1991-01-01]. – М.: ГК СССР по управлению качеством продукции и стандартами. – 1989. – 132 с.

205. Торяник М.С. Косое внецентренное сжатие в железобетоне / М.С. Торяник – К.: Гостехиздат Украины, 1951. – 72 с.

206. Торяник М.С. Косое внецентренное сжатие и косой изгиб в железобетоне / М.С. Торяник – К.: Госстройиздат УССР, 1961. – 156 с.

207. Торяник М.С. Прочность и деформативность железобетонных балок, разрушающихся по наклонной трещине / М.С. Торяник, В.П. Митрофанов // Бетон и железобетон. – 1970. – № 2. – С. 39-41.

208. Торяник М.С. Расчет железобетонных элементов двутаврового сечения на косое внецентренное сжатие с малыми эксцентриситетами / М.С. Торяник, П.Ф. Вахненко // Бетон и железобетон. – 1968. – № 6. – С. 44-47.

209. Торяник М.С. Экспериментально-теоретические исследования обычных и предварительно напряженных железобетонных элементов при некоторых сложных деформациях / М.С. Торяник, Л.В. Фалеев, Л.И. Сердюк // Строительные конструкции. – 1972. – Вып. 19. – С. 119-124.

210. Тоцкий О.Н. Расчет железобетонных элементов на косое внецентренное сжатие / О.Н. Тоцкий // Изв. вуз. Сер. Строительство и архитектура. – 1965. – № 3. – С. 22-26.

211. Тьерри Ю. Ремонт зданий и усиление конструкций / Ю. Тьерри, С. Залески; пер. с пол. Ю. Тьерри –М.: Стройиздат, 1975. – 175 с.

212. Узун И.А. Расчет параметров напряженно-деформированного состояния внецентренно сжатых элементов с применением деформационной модели / И.А. Узун, Ю.В. Мишутин, В.В. Дорожкин // Будівельні конструкції. – 2003. – Вип. 59. Кн. 1. – С. 239-244.

213. Уткин В.С. Определение надежности железобетонных элементов при центральном сжатии вероятностным методом / В.С. Уткин // Бетон и железобетон. – 1998. – № 3. – С. 18.

214. Физдель И.А. Дефекты бетонных, каменных и других строительных конструкций и методы их устранения / И.А. Физдель // – М.: Госстройиздат, 1961. – 224 с.

215. Физдель И.А. Дефекты в конструкциях, сооружениях и методы их устранения / И.А. Физдель // –М.: Стройиздат, 1987. – 336 с.

216. Физдель И.А. Дефекты и методы их устранения в конструкциях и сооружениях / И.А. Физдель // –М.: Стройиздат, 1970. – 140 с.

217. Фомица Л.Н. Контроль напряженного состояния сжатых элементов железобетонных конструкций / Л.Н. Фомица // Бетон и железобетон. – 1986. – № 4. – С. 19-21.

218. Хміль Р.С. Міцність, деформативність, тріщиностійкість залізобетонних балок при дії агресивного середовища: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / Р.С. Хміль – Львів, 2003. – 20 с.

219. Ходжаев А.А. Поведение колонн различной конструкции при повторных нагружениях / А.А. Ходжаев // Бетон и железобетон. – 1996. – № 5. – С. 14-15.

220. Холмянский М.М. О процессе деформирования бетона и развития одиночных поперечных трещин или разрезов при внецентренном сжатии бетонных элементов / М.М. Холмянский // Бетон и железобетон. – 1998. – № 3. – С. 15-17.

221. Холмянский М.М. О процессе  деформирования бетона и развития одиночных поперечных трещин или разрезов при внецентренном сжатии бетонных элементов / М.М. Холмянский // Бетон и железобетон. – 1998. – № 4. – С. 25-27.

222. Худолєй Є.Ю. Діагностика та оцінка технічного стану залізобетонних конструкцій на основі вибіркового контролю: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: 05.23.01 „Будівельні конструкції“ / Є.Ю. Худолєй – Дніпропетровськ, 2004. – 16 с.

223. Чемпион С.С. Дефекты и ремонт бетонных и железобетонных сооружений / С.С. Чемпион // – М.: Стройиздат, 1967. – 152 с.

224. Чистяков Е.А. О модуле упругости бетона при сжатии / Е.А. Чистяков // Особенности деформирования бетона и железобетона и использование ЭВМ для оценки их влияния на поведение конструкций. – М.: Стройиздат, 1969. – С. 5-18.

225. Чихладзе Э.Д. Расчет сталебетонных элементов прямоугольного сечения на прочность при осевом сжатии / Э.Д. Чихладзе // Бетон и железобетон. – 1993. – № 1. – С. 13-15.

226. Шатохин В.И. Изгиб и внецентренное сжатие железобетонных стержней с двойной арматурой при длительном действии эксплуатационных нагрузок: автореф. дис. на соиск. науч. степени канд. техн. наук: спец. 05.23.01 „Строительные конструкции“ / В.И. Шатохин // – Одесса, 1966. – 16 с.

227. Шестаков Л.П. Расчет внецентренно сжатых элементов прямоугольного сечения / Л.П. Шестаков, М.С. Крылов // Бетон и железобетон. – 1988. – № 2. – С. 29-30.

228. Щелкунов В.Г. Напряженно-деформированное состояние сжатого бетона / В.Г. Щелкунов // – К.: Вища школа, 1983. – 156 с.

229. Ягупов Б.А. Жесткость и прогибы балочных железобетонных конструкций, поврежденных коррозией / Б.А. Ягупов, Р.Е. Мигаль // Бетон и железобетон. – 2010. – № 5. – С. 24-27.

230. Ягупов Б.А. К вопросу об усилении железобетонных конструкций / Б.А. Ягупов, В.Ф. Степанова, В.М. Бондаренко // Бетон и железобетон. – 2008. – № 4. – С. 17-21.

231. Ягупов Б.А. К вопросу о силовом сопротивлении железобетона, поврежденного химкоррозией / Б.А. Ягупов, А.А. Иванов // Бетон и железобетон. – 2010. – № 4. – С. 22-26.

232. Ягупов Б.А. Расчетные предпосылки комплексной оценки силового сопротивления железобетонных конструкций при интенсивных коррозионных воздействиях / Б.А. Ягупов // Бетон и железобетон. – 2008. – № 3. – С. 16-18.

233. Яковлев С.К. Работа внецентренно сжатых бетонных элементов при повторном статическом нагружении / С.К. Яковлев // Бетон и железобетон. – 1992. – № 8. – С. 21-22.

234. Яшин А.В. Теория прочности и деформаций бетона с учетом его структурных изменений и длительности нагружения / А.В. Яшин // Новые исследования элементов железобетонных конструкций при различных предельных состояниях. – М.: НИИЖБ, 1962. – С. 102-104.

235. Яшин А.В. Особенности деформаций бетона и железобетона и использование ЭВМ для оценки их влияния на поведение конструкций / А.В. Яшин // – М.: Стройиздат, 1969. – С. 38-76.

236. Яшин А.В. О некоторых деформативных особенностях бетона при сжатии / А.В. Яшин // Теория железобетона. – М.: Стройиздат, 1972. – С. 131-137.

237. Aas-Jacobsen A. Biaxial Eccentricities Ultimate Load Dosing / A. Aas-Jacobsen // ACI Journal. – 1964. – Vol. 61 – № 12. Р. 2799-2818.

238. Bttcher J. Rekonstruktion von jahrzehntealten Bauwerken in der chemischen Industrie / J. Bttcher // Bauplanung – Bautechnik. – 1984. – № 3. – S. 99-100.

239. Bresler B. Design Criteria for Reinforced Columns Under Axial Load and Biaxial Building / B. Bresler // ACI Journal. – 1960. – № 5. Р. 498-512.

240. СЕВ-FIB Model Code 1990. // Bulletin dinformation. Jfc 213/214. – Lausanne, 1993. – 437 p.

241. Furlong R. Ultimate strength of square columns under biaxial exentric loads / R. Furlong // ACI Journal. – 1961. – Vol. 32. – № 9. Р. 1129-1140.

242. Kys K. Ermittlung des physischen Zustandes von Stahlbetonkonstruktionen / K. Kys // Bauplanung – Bautechnik. – 1980. – № 10. – S. 447-450.

243. Notle L. Beitrag zur Berechnung  von Eisen betonquerschnitten auf scheite Biegung mit und ohne Normal Kraft / L. Notle // Bauingenieur. – 1936. – Heft 39140. – S. 102-110.

244. Ridel W. Betonzusatzmittel und ihr Einfluβ auf die Korrosionsbestndigkeit von Zementmrteln / Ridel W., Liebezeit. J. // Baustoffindustrie. – 1976. – № 19. – S. 11-15.

245. Ridel W. Die Korrosionsbestndigkeit von Zementen und Betonen in Magnesiumsulfat- und Magnesiumchloridlsungen / W. Ridel // Promotion, Dissertationsschrift, Hochschule für Bauwesen. – Leipzig, 1972.

246. Ridel W. Verfahren zur Erhhung des Korrosionsschutzes von Beton / W. Ridel // Bauplanung – Bautechnik. – 1978. – № 6. – S. 11-13.

247. Scholz E. Beitrag zur korrosionsschutztechnischen Klassifikation Mβiger aggressiver Medien in der Landwirtschaft / E. Scholz // Bauplanung – Bautechnik. – 1978. – № 2. – S. 13-14.

248. Tung An. Ultimate strength design of rectangular concrete members subject to use metrical bending / An. Tung // ACI Journal. – 1958. – № 8. Р. 966-978.