Попов, Михаил Петрович.

Изучение влияния модификации вольфрамом на функциональные свойства перовскита состава Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ : диссертация ... кандидата химических наук : 02.00.21 / Попов Михаил Петрович; [Место защиты: Ин-т химии твердого тела и механохимии СО РАН]. - Новосибирск, 2016. - 110 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат наук Попов, Михаил Петрович

Оглавление

Введение

Глава 1. Литературный обзор

1.1. Структура перовскитов

1.2. Кислородная нестехиометрия (¿) в перовскитах

1.3. Кислородная подвижность в СКЭП оксидах

1.3.1. Перовскиты с высокой кислородной подвижностью

1.4. Перовскит Вао.53го.5Соо.8Рео.20з-й

1.4.1. Методы синтеза

1.4.2. Структурно-фазовая стабильность

1.4.3. Методы определения кислородной нестехиометрии

1.4.4. Равновесные данные по кислородной нестехиометрии

1.4.5. Лимитирующая стадия кислородного транспорта

1.4.6. Химическая стабильность

1.4.7. Модификация функциональных свойств

1.5. СКЭП оксиды как наноструктурированные сегнетоэластики

1.6. Заключение к главе

Глава 2. Объекты и методы исследования

2.1. Синтез образцов

2.2. Определение абсолютного содержания кислорода

2.3. Дифракционные исследования

2.4. Термогравиметрический анализ

2.5. Анализ поверхности

2.6. Исследование процессов выделения кислорода

2.7. Высокотемпературные исследования кислородной проницаемости дисковых мембран

2.8. Высокотемпературные исследования кислородной проницаемости микротрубчатых мембран

Глава 3. Синтез и характеризация образцов Bao.5Sro.5Coo.8-хFeo.2WxOз-8

3.1. Синтез образцов

3.2. Характеризация синтезированных образцов

3.3. Допирование ББСБ вольфрамом

3.4. Модель выделения кислорода в проточном реакторе

3.5. Равновесная фазовая «д -pO2 - Т» диаграмма BSCF

3.6. Определение термодинамических параметров

3.7. Заключение к главе

Глава 4. Кислородная проницаемость дисковых мембран

4.1. Постановка эксперимента

4.2. Модель кислородного транспорта в СКЭП оксидах

4.3. Изучение кислородной проницаемости BSCF и BSCFW2 дисковых мембран

4.4. Анализ экспериментальных данных по кислородным потокам

4.5. Заключение к главе

Глава 5. Кислородная проницаемость микротрубчатых мембран

5.1. Модель кислородного транспорта через микротрубчатые мембраны

5.2. Постановка эксперимента

5.3. Кислородная проницаемость микротрубчатых BSCFW2 мембран

5.4. Определение лимитирующей стадии кислородных потоков

5.5. Заключение к главе

Глава 6. Прямой нагрев МТ мембран электрическим током

6.1. Методика эксперимента

6.2. Изучение кислородной проницаемости МТ мембран, нагретых электрическим током

6.3. Влияние связующего полимера на кислородные потоки через МТ мембраны

6.4. Сравнение эффективности нагрева МТ BSCFW2 мембран печью и электрическим током

6.5. Тест на стабильность кислородных потоков

6.6. Заключение к главе

Глава 7. In situ рентгенофазовый анализ поверхности МТ мембран в процессе их работы

7.1. Методика эксперимента

7.2. Изучение структурно-фазового состояния МТ BSCFW2 мембраны

7.3. Заключение к главе

Заключение

Выводы

Список литературы