## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

Государственное коммунальное предприятие

«харьковкоммуночиствод»

харьковского городского совета главного управления энергетики и инженерного обеспечения города

### На правах  рукописи

## Горох Николай Прохорович

#### УДК 504.064.4

экологически безопасные технологии переработки полимерных отходов

(на примере Харьковского региона)

Специальность 21.06.01 – Экологическая безопасность

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Кузин Александр Константинович

доктор географических наук, профессор

Харьков – 2007

Содержание

Стр.

| Введение |  |  |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| раздел 1. |  | анализ современного научно-технического уров-ня условий переработки и использования вторич-ных полимеров |  | 17 |
| 1.1. | Твердые бытовые отходы – как фактор загрязнения окружающей среды и как объект переработки и использования |  |  | 17 |
| 1.2. | общая характеристика, морфологический состав муниципальных отходов |  |  | 23 |
| 1.3. | # Полимерные материалы в составе ТБО |  |  | 25 |
| 1.3.1. | Общая характеристика термопластичных полимеров, классифи-кация источников образования и особенности их деструкции |  |  | 27 |
| 1.4. | современные методологические подходы к оценке проблем обращения с отходами в Украине |  |  | 43 |
| Выводы к разделу 1. цель и задачи исследований диссертационной работы |  |  |  | 52 |
| раздел 2. |  | разработка комплексной системы управления полимерными отходами |  | 55 |
| 2.1. | оценка базовых принципов оптимизации ресурсно-сырьевых компонентов в общей системе управления экологически безопасных технологий полимерных отходов |  |  | 57 |
| 2.1.1. | Принципы оптимизации системы санитарной очистки украинских городов |  |  | 60 |
| 2.1.2. | Оптимизация процессов сортировки полимерных отходов как технологической операции в схемах их сбора и транспортировки |  |  | 61 |
| 2.2. | Термическая переработка в технологиях комплексного управления ТБО |  |  | 66 |
| 2.3. | Система управления процессом переработки изношенной полимер-ной тары и упаковки на опытно-экспериментальном производстве ООО «Харьковвторполимер» |  |  | 67 |
| 2.4 | методология определения объемов сырьевых ресурсов в системе обращения с полимерными отходами |  |  | 69 |
| выводы к разделу 2 |  |  |  | 82 |
| Раздел 3. |  | Апробация экспериментальных исследований технологических процессов регенерации по-лимерных отходов и конструктивно-техноло-гических расчетов оборудования |  | 84 |
| 3.1. | Исследование процесса регенерации полиэтилена из пленочных отходов на роторном агломераторе |  |  | 86 |
| 3.2. | Исследования свойств вторичного полиэтилена |  |  | 94 |
| 3.3. | Методы переработки вторичного полиэтилена в изделия |  |  | 100 |
| 3.4. | Аппаратурное оформление и методика экспериментальных иссле-дований процессов регенерации полимерных отходов |  |  | 118 |
| 3.5. | Определение оптимальных конструктивных параметров аппаратур-ного оформления роторного агломератора в зависимости от его производительности и потребляемой мощности |  |  | 121 |
| выводы к разделу 3 |  |  |  | 130 |
| раздел 4. |  | разработка технологии формования крупнога-баритной продукции из вторичных полимерных материалов и композиций на их основе методом прессования с предварительной пластикацией |  | 132 |
| 4.1. | анализ выбора полимерных композиций и методов их переработки на основе оценки экспериментов процесса регенерации полимерных отходов |  |  | 133 |
| 4.1.1. | Классификация пластмасс по областям применения и совокупности параметров эксплуатации |  |  | 134 |
| 4.2. | Сравнительный анализ структурно-химических особенностей вторичных полимеров |  |  | 136 |
| 4.3. | Оценка технологических основ усреднения композиций вторичного полимерного сырья с выбором методов их переработки |  |  | 140 |
| 4.4. | Исследование технологии формования крупногабаритных изделий из вторичных полимерных материалов и композиций на их основе методом прессования с предварительной пластикацией |  |  | 142 |
| 4.5. | Рекомендации по возможным областям применения изделий из ПКМ, получаемых по разрабатываемой технологии |  |  | 149 |
| 4.6. | Анализ рационального технологического процесса формования из- делий из ВПКМ методом прессования с предварительной пластика- цией |  |  | 149 |
| 4.7. | Сравнительный анализ физико-механических характеристик поли- мерных композиций на основе оценки экспериментальных данных |  |  | 158 |
| 4.8. | Исследование свойств наполненных композиций на основе ударо- прочного полистирола, сополимера АБС, синтетического и природ- ного цеолитов |  |  | 173 |
| выводы к разделу 4 |  |  |  | 189 |
| раздел 5. |  | технико-экономическая оценка рекомендуемых решений |  | 191 |
| 5.1. | Оценка технико-экономической эффективности производства пере- работки вторичного полимерного сырья |  |  | 191 |
| 5.1.1. | Обоснование экономических расчетов оптимизации механизиро- ванной сортировки ресурсно-сырьевых полимерных отходов |  |  | 194 |
| 5.1.2. | Экономическая эффективность технологий ТБО в комплексной сис- теме управления муниципальными отходами |  |  | 198 |
| 5.2. | Обоснование экономической эффективности организации выпуска продукции из вторичных полимерных композитных материалов |  |  | 200 |
| 5.3. | Сравнительный анализ расчетов реологии и прочности с опреде- лением оптимального варианта геометрических размеров крышки и корпуса люка из ВПКМ |  |  | 204 |
| 5.3.1. | Подбор физико-механических параметров композиции |  |  | 204 |
| 5.3.2. | Аппроксимирование вариантов крышки люка |  |  | 206 |
| выводы к разделу 5 |  |  |  | 215 |
| Общие выводы |  |  |  | 216 |
| Список использованных источников |  |  |  | 220 |
| Приложения |  |  |  | 236 |

ВВЕДЕНИЕ

Проблема рационального использования природных и вторичных ресурсов, охраны окружающей среды по своей актуальности и сложности занимает одно из ведущих мест в научных и практических исследованиях. Экологические последствия накопления отходов общеизвестны: отравление почвы, просачивание фильтрата в водоносные слои, загрязнение окружающей природной среды гниющей органикой, в особенности деструктурируемой синтетикой и полимерными отходами, являющимися органическими соединениями.

Важными при этом являются вопросы экологического и экономического характера, включая управление отходообращением, использование природных ресурсов и охрану окружающей среды. Большинство проблем охраны окружающей природной среды и вовлечения вторичных ресурсов в промышленную переработку имеют дискуссионный характер. Отсутствует методический подход к однозначному решению этих проблем с целью удовлетворения потребностей вторичных ресурсов в виде вторичного сырья как резерва ископаемых природных ресурсов [1].

Эколого-экономический аспект проблемы состоит в сохранении первичных (природных) ресурсов, которые замещаются вторичными, в уменьшении за счет вторичного ресурсоиспользования отрицательного влияния на окружающую среду остаточного объема  накоплений отходов – источника загрязнения почв и вод токсическими компонентами, а также в высвобождении земельных ресурсов, занятых сейчас под свалки, хвостохранилища и другое [2], (Приложение А).

Экологическая политика нашего государства определена Конституцией Ук-раины 3, законами Украины «Про охорону навколишнього природного середови-ща» 4, «Про відходи» 5 и др. законодательными и нормативными документами. В законе Украины «Про охорону навколишнього природного середовища» сказано:

- «Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки для життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна здійснює на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягненням гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів» 3.

Актуальность темы. Рациональное использование природных и вторичных ресурсов, охрана окружающей природной среды определяются большим количеством факторов (технических, технологических, социально-экономических и др.), которые прямо или косвенно связаны со всеми отраслями народного хозяйства. В этих условиях необходимо учитывать экономические оценки использования природных и вторичных ресурсов при проектировании и строительстве перерабатывающих промышленных предприятий. При определении экономической эффективности капитальных затрат проектируемых производств нужно учитывать изменения окружающей среды, которые могут возникнуть в результате создания новых производственных мощностей по переработке вторичных ресурсов, в частности полимерных отходов как значительной составляющей отходов потребления и фактора влияния на экологическую систему.

Таким образом, часть материальных элементов экологической системы, в том числе и элементов среды обитания человека, используется как ресурс экономической системы. При этом главным объектом реализации стратегии экологизации экономики и главной структурной ячейкой экономики должна стать эколого-экономическая система 10-13. Экономичное отношение к природным ресурсам при условии вторичной переработки сырья на предприятиях может стать необходимостью только на  основе  оценки  величины  производственного  эффекта, полученного с их помощью 6.

Экономический эффект будет больше, если в расчет будут вовлечены вторичные ресурсы отходов производства и потребления как резерв полезных ископаемых.  Это, прежде всего, полимерные отходы, макулатура, ветошь, металлы, тара и упаковка из полиэтилентерефталата (ПЭТФ) 7, 8.

Решение  проблемы  комплексного использования вторичных полимерных ма-

териалов связано с решением целого ряда научных и практических задач, среди которых важное место занимают определение объемов образующихся полимерных отходов от локальных, компактных источников производства и потребления, а также учреждений и предприятий непроизводственной сферы, размещение и развитие материального производства на региональном уровне в соответствии с экологической техноемкостью (принцип эколого-экономической сбалансированнос-ти). С ростом объема потребления готовой продукции существенно увеличиваются отходы потребления. С учетом этого ставится задача определения объемов образования отходов потребления для создания производств по их переработке.

Вовлечение в промышленную переработку отходов вторичных полимеров  определяет необходимость новых исследований в этой области. Надо, прежде всего, отметить, что недостаточно полная информация о физико-химических явлениях, происходящих во вторичных полимерных композиционных материалах в процессе их переработки, сдерживает их промышленную переработку без разработки конкретных методов регенерации и экологически безопасных технологий.

В настоящее время  внедрение изделий из вторичных полимерных материалов в коммунальном хозяйстве города является весьма перспективно, но изготовление их сдерживается низкой мощностью индустрии переработки полимерных отходов, отсутствием необходимой нормативно-технической документации и технологий регенерации, хотя потребность, например, в безнапорных полимерных трубах, крышках и корпусах люков, решетках ливнеприемников из вторичных полимеров, для эксплуатации канализационных систем, систем водоснабжения непрерывно возрастает. Для испытания устойчивости полимерных покрытий к биогенной серно-кислотной агрессии в натурных условиях канализационного коллектора ГКП КХ «Харьковкоммуночиствод», после трех лет эксплуатации никакие повреждения в покрытиях обнаружены не были.

Для оценки экологических и экономических аспектов ситуации, которая сложилась с муниципальными отходами, главная задача состоит в определении их реальных потоков и в более четком прогнозировании, которое необходимо для применения современных информационных технологий и систем разделения отхо-дов на специальных сортировочных заводах. Только при таких исходных условиях можно будет обеспечить эффективное управление опасными отходами, потому что неупорядоченность основных потоков отходов не может сопровождаться надежной системой их выявления и полной обработки 9.

Экологический аспект проблемы состоит:

- в сохранении первичных (природных) ресурсов, которые замещаются вторичными;

- в уменьшении за счет вторичного ресурсопользования негативного влияния на

окружающую среду остаточного объема накоплений отходов – источника загрязнения почв и вод токсичными компонентами;

- в высвобождении земельных ресурсов, занятых под свалки, хвостохранилища и др.

Законодательство Украины пытаются приблизить к нормам ЕС. Важной составляющей проблемы отходов (в том числе в нормативно-правовом отношении), которая выходит на первый план в связи с подписанием Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (СОЗ) и подготовкой ее ратификации, является цель в предстоящие 20 лет вывести из пользования и ликвидировать полихлор-дифенилсодержащие вещества.

Созданная к настоящему времени нормативно-правовая база в отношении обращения с отходами включает в себя 12 законодательных актов, 35 нормативных актов на уровне кабинета Министров и около 100 других (административных, экономических, эколого-технических, программных) регулирующих актов. Однако, до сих пор не выполняется главная задача – создание инфраструктуры обращения бытовыми, промышленными опасными отходами, основным элементом которой являются специализированные полигоны и технологическое оборудование для обезвреживания, утилизации и экологически безопасного удаления отходов.

Следовательно, необходим принципиально новый подход минимизации количества отходов во всех видах антропогенной деятельности региона.

Комплексная  оценка  системы мониторинга источников накопления полимер-ных отходов крупных городов (особенно мегаполисов) позволит разработать науч-но-обоснованную концепцию создания комплексной системы сбора и утилизации полимерных отходов с использованием их как основного источника полимерного сырья. Это позволяет создать сырьевую базу, значительно более дешевую по сравнению с первичным полимерным сырьем, организовать выпуск широкого ассор-тимента недорогих материалов производственно-технического назначения с приме-нением энергосберегающих и экологически безопасных технологий их переработки.

Связь работы с научными планами, темами. Определение потенциальной возможности хозяйственного использования полимерных отходов в коммунальном хозяйстве особенно актуально для г. Харькова второго по величине мегаполиса в Украине. Поэтому практическое использование результатов исследований регене-рации полимерных отходов, изготовления опытных образцов продукции для нужд коммунального хозяйства из вторичных полимерных композиционных материалов (крышки, корпуса люков, решетки дождеприемников систем водоотведения) осу-ществлено в опытно-экспериментальном предприятии г. Харькова ООО «Харьков-вторполимер» по переработке полимерных отходов мощностью до 1000 т/год.

Разработанные в диссертационной работе методы регенерации и система управления в технологиях полимерных отходов дают возможность решить актуальную проблему экологически безопасных технологий промышленной переработки вторичных полимерных материалов.

Научные исследования и разработки по теме диссертационной работы осуществлялись в соответствии с:

- «Основними напрямками державної політики України у галузі охорони довкілля, використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки», утвержденными Постановлением Верховного Совета Украины от 27.07.1997г.;

- Законом Украины «Про відходи» № 187 / 98 – ВР от 05.03.1998г.;

- Постановлением  Кабинета  Министров  Украины  № 915  от  26.06.2001 г.

«Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини;

- Государственной Программой обращения с твердыми бытовыми отходами

в Украине, утвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины от 04.03.2004г. № 265;

- Программой развития системы обращения с твердыми бытовыми отходами в г. Харькове, утвержденной на Сессии городского Совета от 23.11.2003г. (2004 – 2013 г.г.);

- другими законодательными актами административного регулирования и нормативно-правового управления в сфере обращения с отходами на региональном и местном уровнях;

- хоздоговорами с различными организациями, в которых автор принимал участие как исполнитель.

Цель работы и задачи исследования. Целью диссертационной работы является научное обоснование и усовершенствование комплексной системы управления и технологий переработки полимерных отходов, хозяйственного использования с максимально возможным вовлечением вторичных полимерных композиционных материалов (ВПКМ) в хозяйственный оборот и их материально-энергетической утилизацией как техногенного сырья на основе использования экологически безопасных методов регенерации вторичных полимеров с наименьшими экономическими затратами. Для реализации поставленной цели необходимо было решить следующие задачи:

- разработать систему мониторинга источников накопления использованной полимерной тары и упаковки как вторичного сырья Харьковского региона;

- оценить экологические и экономические аспекты вторичной переработки полимерных отходов;

- разработать методику определения объемов полимерных отходов как дополни-тельный резерв развития природно-ресурсного  потенциала  и  энергосберегаю-

щих технологий региона;

- провести  анализ  научно-технического  уровня  переработки   и   использования

вторичного полимерного сырья;

- определить параметры и технические характеристики основных узлов и агрегатов перерабатывающего оборудования вторичных полимерных отходов  в

зависимости от их физико-химических и механических свойств;

- выполнить исследование свойств вторичных полимерных отходов;

- разработать экологически безопасные технологии на опытно-эксперименталь-ной технологической линии по переработки тары и упаковки из полимерных отходов с получением вторичного гранулированного полимерного сырья;

- разработать технологии формования изделий из вторичных полимерных материалов и композиций на их основе методом прессования с предварительной пластикацией;

- обоснование экономической эффективности организации выпуска продукции из вторичных полимерных композитных материалов.

Объект исследований:

- комплексная эколого-экономическая проблема накопления полимерных многотоннажных отходов – главного фактора влияния и загрязнителя окружающей природной среды.

Предмет исследований – методология управления муниципальными отходами с выбором оптимальной схемы управления потоками техногенного сырья и на основе анализа базовых принципов оптимизации расчеты комплексной системы управления муниципальными отходами с внедрением экологически безопасных технологий переработки вторичных полимерных композиционных материалов с изготовлением готовой продукции для нужд коммунального хозяйства городов Украины.

Методы исследований. Оценка основных тенденций развития региональной системы управления муниципальными отходами.

Анализ и обобщение мирового опыта в сфере обращения с ТБО, определение базовых принципов стратегии развития управления отходами, способствующих обеспечению рационального природопользования и устойчивого развития региональных агломераций.

Определение приоритетных экологически безопасных технологий переработ-ки полимерных отходов, направленных на уменьшение объемов образования ТБО,  их вторичное использование  и  переработку  с  изготовлением  продукции техничес-

кого назначения.

Апробация экологически безопасных технологий переработки полимерных композиционных материалов на примере формования профильной крупногабарит-ной продукции из вторичных полимерных композиционных материалов (ВПКМ) для жилищно-коммунального хозяйства городов Украины  (крышки, корпуса люков, решетки дождеприемников систем водоотведения).

Научная новизна полученных результатов:

- разработана методика определения объемов ресурсов полимерных отходов в составе ТБО как фактора загрязнения окружающей среды и как объекта переработки с разработкой экологически безопасных технологий их промышленной переработки;

- определены базовые принципы комплексной системы управления полимер-ными отходами как ресурсно-сырьевого потенциала ископаемых регионов;

- проведен анализ и обоснование преимущества комплексной переработки ТБО на примере полимерных композиционных отходов с подтверждением укрупненной эколого-экономической оценки;

- определены методы расчета объемов ресурсов полимерных отходов в компактных источниках трех типов с разработкой расчетных аналитических зависимостей, определяющих объемы образования полимерных отходов;

- определена система мониторинга использованной тары и упаковки на региональном уровне с внедрением технологии переработки полимерной тары на ГКП КХ «Харьковкоммуночиствод» в опытно-экспериментальном производстве ООО «Харьковвторполимер»;

- определена эколого-экономическая оценка системы управления полимерными отходами;

- разработана методика оптимизации эффективности режима сепарации ТБО с определением экономических параметров оптимизации комплексной системы управления муниципальными отходами;

- исследован и усовершенствован процесс регенерации с определением  физико-химических свойств изношенной пленки вторичного полиэтилена;

- проведены экспериментальные исследования технологических процессов регенерации полимерных отходов;

- на основе проведенных исследований обосновано определение основных технологических параметров конструкции роторного агломератора;

- разработана технология формования крупногабаритных изделий из ВПКМ с модифицирующими наполнителями методом прессования с предварительной пластикацией.

Практическое значение полученных результатов. Проведенные исследова-ния дают научные обоснования выбора оптимизированной рациональной системы управления и технологии переработки полимерных композиционных материалов в составе ТБО с учетом эколого-экономических факторов. Вторичное использование полимерных отходов является предпосылкой решения таких важных социально-экономических проблем, как предотвращение загрязнения окружающей среды, эффективное использование природных сырьевых ресурсов, более полное удовлет-ворение потребностей в полимерных композиционных материалах. Номинально комплексная технология переработки вторичных полимерных композиционных материалов (ВПКМ), в равной мере, как и оптимальная система управления ТБО, предусматривает приоритетность минимизации муниципальных отходов.

Комплексная переработка ВПКМ предусматривает модульную гибкую структуру в зависимости от вторичных полимеров, извлекаемых из ТБО, применять различные методы подготовки и переработки их с изготовлением технологического оборудования, ранее апробированных технологий.

Полученные результаты исследований апробированы и внедрены в произ-водственных условиях на опытно-экспериментальном производстве по переработке    полимерных отходов ООО «Харьковвторполимер» мощностью 1000 т/год (Приложение Б).

Вторичное гранулированное полимерное сырье опытно-экспериментального производства ООО «Харьковвторполимер» применяется в технологии формования изделий из ВПКМ методом прессования с предварительной пластикацией, коррек-тировкой рецептуры ПКМ и выбором армирующего наполнителя согласно выполнения работ І-го этапа хоздоговора № 82307 на разработку научно-технической темы между НТУ «Харьковский политехнический институт» и ГКП КХ «Харьковкоммуночиствод» на период 2004-2007 гг. «Разработка технологии изготовления крышек люков и решеток дождеприемников ливневой канализации из отходов полимерных материалов».

Личный вклад соискателя.  Автором лично разработаны:

■  экологические и экономические аспекты вторичной переработки полимерных отходов;

■   система мониторинга накопления использованной тары и упаковки с реко-мендациями организации и механизма сбора, заготовки и поставки полимерных отходов по видам;

■   базовые принципы оптимизации системы управления муниципальными отходами с выбором оптимизированной комплексной системы управления полимерными отходами мегаполиса;

■ методика определения объемов ресурсов вторичных полимеров в составе муниципальных отходов жилого и нежилого (коммерческого) секторов города;

■ прогнозируемый расчет производственно-хозяйственного оборота переработки ресурсных объемов вторичных сырьевых отходов мегаполиса;

■ методика оптимизации эффективности режима сепарации ТБО с определением экономических параметров оптимизации комплексной системы управления муниципальными отходами;

■  нормативы требований технологического регламента регенерации вторичных полимерных отходов;

■  технологические параметры процесса агломерирования полимерных отходов;

■ расчет основных конструктивных параметров аппаратурного оформления ро-

торного агломератора;

■   экологически безопасные технологии регенерации вторичных полимерных отходов с определением конкретной технологии изготовления крупногабаритной продукции на примере изготовления крышек люков канализационных колодцев систем водоотведения;

■  особенности конструктивных расчетов рабочих узлов технологического оборудования в принципиальной технологической схеме формования продукции из вторичных полимеров и композиций на их основе.

■  аппаратурно-технологическая принципиальная схема процесса формования крупногабаритных профильных изделий из ВПКМ методом прессования с предварительной пластикацией.

В диссертационной работе выполнены практические исследовательские разработки проблем экологической безопасности в системе управления и рационального обращения с отходами:

■  «Оценка объемов несанкционированного вывоза отходов и обследования мест несанкционированного размещения свалок в г. Харькове»;

■   «Рынок продукции и переработки вторичного сырья в г. Харькове и Украине»;

■ Отчет по научно-исследовательской работе «Разработка программы рационального обращения с твердыми бытовыми отходами в г. Чугуеве». Хоздоговор № 58 / юр от 20.11.2002г. Государственный рег. № 0203U008742.

Автором выполнены научно-практические работы развития организации перерабатывающих экологически безопасных производств регенерации вторичных полимерных композиционных материалов (ВПКМ) с разработкой конкретных технологических схем в составе:

■ НАН Украины СВНЦ. Научно-исследовательская работа «Впровадження технології переробки тари та упаковки на ДКП “Харківкомуночиствод” з опрацюванням організаційних, економічних засад, з урахуванням наявної бази даних про їх утворення». Хоздоговор № 899/15.1 от 4.01.2000г. Номер Госрегистрации № 0198U004940.

■ ПКИ «ЮжтрансНИИпроект». «Рабочий проект реконструкции складских помещений базы ОАО «Коннектор» в Безлюдовском промузле для организации опытно-экспериментального производства по переработке пластмассовых отходов мощностью до 1500 т в год». Инв. № 99593.3  г. Харьков, 1999 г. Акт Государственной приемочной комиссии от 01.04.2001г.

■ НТУ «ХПИ». Научно-техническая работа «Разработка технологии изготовле-

ния крышек люков и решеток дождеприемников ливневой канализации из отходов полимерных материалов». Хоздоговор № 82307 от 25.05.2004г.

■ Хнаду. Научно-исследовательская работа «Расчеты и исследование проч-ности крышек и корпусов люков для систем водоотведения хозфекальной канали-зации, решеток и корпусов дождеприемников ливневой канализации из отходов полимерных композиционных материалов». Хоздоговор № 33-02-06 от 03.01.2006 г.

Апробация результатов диссертации. Основные результаты диссертацион-ной работы были доложены и обсуждены на Международно-практических конференциях «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов» (г. Щелкино, А.Р. Крым 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 гг.); II Международная научно-практическая конференция «Экология: образование, наука, промышленность и здоровье» (г. Белгород, Россия 2004 г.); Семинар-тренинг для представителей демонстрационных обществ МЭП «Управление токсичными бытовыми отходами и опасными отходами предприятий малого и среднего бизнеса» (г. Харьков, ХРЦИ 6-8 октября 2004г.); Международных конференциях «Сотрудничество для решения проблемы отходов» (г. Харьков, 2004, 2005 гг.); Всеукраинская научно-практическая конференция «Реализация региональных программ реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства» (г. Алушта, А.Р. Крым, май 2005 г.); Всеукраинская научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы энерго-, ресурсосбережения жилищно-коммунального хозяйства» (г. Алушта, А.Р. Крым, сентябрь 2005 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 36 работ в сборниках научных статей и журналах, из которых 17 статей опубликовано в изданиях регламентированных ВАК Украины. 7 научных работ опубликованы без соавторов. В составе авторских коллективов издано 4 учебных пособия с получением грифа Министерства образования и науки Украины.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, общих выводов, списка литературы из 197 наименований и 7 приложений на 108 страницах. Общий объем диссертации 343 страницы, в том числе 166 страниц основного текста, 41 таблица, 96 рисунков, 25 формул.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

- Решена задача в разработке комплексной системы управления ТБО, предусматривающая: выявление источников накопления ресурсно-ценных сырьевых компонентов, составляющих значительный процент содержания их в общем составе ТБО; разработку методики расчета объемов образования отходов полимерной тары и упаковки, являющихся серьезными загрязнителями окружающей природной среды (в естественных условиях они не разлагаются в течение десятилетий); вовлечение в промышленную переработку полимерных композиционных отходов, как наиболее энергоемких и ресурсно-ценных сырьёвых компонентов в составе ТБО с выбором экологически безопасных технологий переработки.

- решена задача экологически безопасной технологии: уменьшение объема массы полимерных отходов, подлежащих захоронению, с перспективой перехода на безот-ходное производство; обезвреживание муниципальных отходов; рациональная ути-лизация полимерных отходов (материальная и энергетическая); изготовление новых видов сертифицированной товарной продукции технического назначения из впкм.

- Решены задачи: экологическая – уменьшится количество накопленных многотон-нажных отходов потребления; значительно снизятся объемы отходов, подлежащих термической обработке (сжиганию на МСЗ) и захоронению на полигонах, и тем самым значительно снизится содержание токсичных выбросов в атмосферу, а в равной мере снизится втягивание вредных веществ в почву; экономическая – промышленная переработка полимерных отходов как конечная операция в общей схеме управления муниципальными отходами позволит вернуть в переработку значительное количество вторичного полимерного сырья – как ресурсно-сырьевого резерва ископаемых регионов Украины.

- Выполнен аналитический обзор и исследования процессов накопления тары и упаковки из полимерных отходов в составе муниципальных отходов, эффектив-ность использования вторичных ресурсов – основная тема экологической стратегии управления полимерными отходами в разработанной системе предусматривающий: разработку системы образования объемов полимерных отходов с построением блок-схемы моделей источников, определяющие объемы ресурсов вторичных полимерных композиционных материалов в целом по региону; мониторинг использованной полимерной тары и упаковки, общее накопление объемов ресурсов полимерных отходов, соответствующих ТУ 63-032-1-89 «Сырье полимерное вторичное необработанное» по видам, назначению, условиям эксплуатации, источникам образования и накопления, возможности их сбора, заготовки, переработки и остаточных технологических свойств вторичного полимерного сырья, выделенных в отдельные группы; систему управления и утилизации изношенных тары и упаковки, другого вторичного полимерного сырья, включающую схему образования, движения, накопления и поставки изношенной полимерной тары и упаковки на вторичную переработку методами регенерации в опытно-экспериментальных перерабатывающих комплексах.

- Эффективность  системы  управления  муниципальными  отходами существенно повышается при административном регулировании и нормативно-правовом управлении входящих в систему потоков многотоннажных ресурсно-сырьевых потоков от жилого и нежилого секторов города (в особенности крупных мегаполисов). На основании результатов проведенных исследований комплексная система управления полимерными отходами обеспечивает: формирование системы управления их сбором на принципах эффективности, координации действий, ответственности за результаты работы системы потоков вовлечения вторичных полимеров в промышленную переработку; создание единой муниципальной компании административного регулирования и нормативно-правового управления ресурсно-сырьевыми отходами.

- В результате исследования процесса регенерации вторичных термопластов из их пленочных отходов с получением агломерированного продукта в аппарате роторного типа установлено:

- Агломерирование пленочных отходов термопластов в аппарате роторного типа является эффективным способом переработки сырья с низкой  насыпной плотностью в материал с высокими технологическими свойствами.

- Проведенные экспериментальные исследования позволили определить основные параметры технологического процесса регенерации вторичных пленочных

отходов в агломерат.

- Технология регенерации вторичного полиэтилена, полученная эксперимен-тальным методом, позволяет осуществлять переработку агломерата в изделия без дополнительной грануляции с введением модифицирующих добавок, что важно и необходимо переработке полимерных композиций.

- Проведенные исследования процесса регенерации показали принципиальную возможность ведения процесса переработки полимерных отходов с расположением сложности переработки в ряд последовательности:

-  полиэтилен (ПЭ); поливинилхлорид (ПВХ); полистирол (ПС); полипропилен (ПП).

- Проведены  исследования  по  разработке составов на основе смесей вторичного полиэтилена и вторичного полистирола для изготовления крышек, корпусов люков смотровых колодцев и решеток дождеприемников ливневой канализации. Изучено влияние модифицирующих добавок на прочностные и эксплуатационные свойства изделий. Изучен комплекс прочностных, структурных, реологических и эксплуатационных показателей смесей на основе вторичного полиэтилена и вторичного полистирола.

- Проведена сравнительная оценка свойств ПКМ на основе первичного полиэтилена и первичного полистирола, вторичного полиэтилена и вторичного полистирола, а также ПКМ на основе смесей вторичного полиэтилена и вторичного полистирола. Изучено влияние модифицирующих добавок на прочностные, реологические и эксплуатационные показатели смесей вторичный полиэтилен – вторичный полистирол.

- Предложен способ повышения атмосферостойкости крышек и корпусов люков, а также решеток дождеприемников путем нанесения на поверхность изделий защитного атмосферостойкого покрытия. Предложенный способ стабилизации прост в технологическом применении, не требует специального оборудования и может быть реализован как в производственных, так и в полевых условиях.

- На основе полученных экспериментальных данных  рекомендованы  следующие

составы смесей вторичный полиэтилен – вторичный  полистирол  для  изготовления

корпусов и крышек люков, а также решеток дождеприемников:

- Вторичный полиэтилен – вторичный полистирол в соотношении 80 : 20;

- Вторичный полиэтилен – вторичный полистирол в соотношении 80:20 с введением в состав 10 % модифицирующей добавки – сополимера этилена с винилацетатом (СЭВА);

- Вторичный полиэтилен – вторичный полистирол в соотношении 80:20 с введе-нием 10 % модифицирующей добавки термоэластопласта марки дСТ-30-01;

- Вторичный полиэтилен – вторичный полистирол в соотношении 80:20 с введе-нием  в  состав  10 %  модифицирующей  добавки – волластонита  или цеолита синтетического.

- для  постановки  промышленного  производства продукции из ВПКМ дана тех-нико-экономическая оценка применения рекомендуемых композиционных полимерных смесей с модифицирующими наполнителями.

- На основе сравнения результатов реологии и прочности базового варианта крышки и корпуса люка смотрового колодца из приоритетного ряда выбран оп-тимальный вариант геометрических сечений конструкции крышки и корпуса, рекомендуемый к производству, удовлетворяющий требованиям  дСТУ БВ.2.5-26:2005 (ГОСТ 3634-99) с номинальной нагрузкой 15000-25000 кгс.

- При выполнении экономических расчетов использованы реальные исходные данные потребности в готовой продукции г. Харькова, закупочные цены на вторичное сырье, стоимость основного технологического и вспомогательного оборудования, технологической оснастки. Экономическая эффективность орга-низации выпуска корпусов и крышек смотровых колодцев систем водоотведения и водопотребления, рекомендуемых технологий для условий односменной работы подтверждают окупаемость затрат менее чем за полтора года.

- Полученные результаты могут быть положены в основу разработки промышленной технологии производства корпусов и крышек люков смотровых колодцев, а также решеток дождеприемников ливневой канализации. Рекомендо-ванные составы позволяют регулировать свойства изделий, работающих в различных эксплуатационных условиях – нагруженные или ненагруженные изделия, перепад температур, различные климатические факторы.

Список использованных источников

- Робин Мюррей. Цель – ZeroWaste (Пер. с англ.). – М.: ОМННО «Совет Грин - ПИС», 2004 – 232 с.

- горох Н.П. Эколого-экономическая оценка комплексной переработки твердых бытовых отходов. Сборник научных трудов. Восточно-Европейский журнал передовых технологий № 3/1 (15), 2005. – с. 72-83.

- Конституция Украины (Основной Закон). – Х.: Фолио, 2002. – 47 с.

- закон Украины «Про охорону навколишнього природного середовища». – К.: Україна, 1991.– 59 с.

- Закон Украины «Про відходи» № 187/98-ВР от 05.03.1998г.

- Рабочий проект «Опытно-экспериментальное производство по переработке пластмассовых отходов мощностью до 1500 т/год» – Х.: ПКИ «Южтранс-НИИпроект» № 99593.3, 1999 – 143 с.

- гриценко А.В., Горох Н.п., Внукова Н.В., Коринько И.в. Техноло-             гические основы промышленной переработки отходов мегаполиса. – Харьков. Учебник для ВУЗов: ХНАДУ, 2005 – 360 с.

- бабаев В.Н., Горох Н.П., Коваленко Ю.Л., Коринько И.В. и др. Полимерные отходы в коммунальном хозяйстве города – Харьков. Учебник для ВУЗов: ХНАГХ, 2004. – 375 с.

- Александровская З.И., Кузьменкова А.М., Крхамбаров Я.Н. Организация службы мусороудаления и уборки городов. М.: Стройиздат, 1976 – 124 с.

- Капанина Ю.И. Оптимизация развития природоохранного комплекса по экономическому, экологическому и социальному критериям. Сб. научн. трудов // Проблемы охраны окружающей природной среды. – Х.: УкрНИИЭП, 1996. – с. 187-196.

- концепция комплексного улучшения санитарно-эпидемиологического состояния г. Харькова по направлениям работы ГКП КХ «Харьковкоммуночиствод» – Харьков: ГКП КХ «ХКОВ» – 1999. – 34 с.

- Программа  развития  системы  обращения  с  твердыми  бытовыми   отходами  в

г. Харькове. – Харьков. – 2003. – 30 с.

- Глухов В.В., Лисочкина Т.В., Некрасова Т.П. Экономические основы экологии. – СПб: Специальная литература. 1997.

- леонтьев Л.и., Юсфин Ю.С., Черноусов П.И. Отходы: воздействие на окружающую среду и пути утилизации // ЭкиП. Экология и промышленность России. – 2003.– № 3 – с. 32-35.

- проблеми охорони навколишнього середовища та техногенної безпеки. Юбилейный выпуск XXX (1971-2001). – Харьков: УкрНИИЭП, – 2001.

- С.В. Свергузова, Н.Н. Василевич, В.А. Юрченко, Н.П. Горох. Проблемы и перспективы накопления и переработки полимерных отходов: Монография – Белгород: Изд-во БГТУ им. В.Г. Шухова, 2005.– 132 с.

- горох Н.п. Экологическая оценка вредных веществ при комплексной утилизации муниципальных отходов. Научно-технический сборник «Коммунальное хозяйство городов» № 63. Киев «Техника». 2005. – с.172- 181.

- Горох Н.П. Тенденции перехода к комплексной переработке муниципальных отходов / Всеукраинская научно-практическая конференция. Алушта АР Крым. – 2005. – с.153-155.

- Рекомендовані норми накопичення твердого побутового сміття для населених пунктів України // Керівний технічний матеріал КТМ 204 України 012.99. Х.: – 1995,–10 с.

- Горлицкий Б.А. Эколого-экономическая оптимизация переработки и удаления ТБО в Украине // Тезисы докладов 2-го Международного конгресса по управлению отходами «ВейсТэк – 2001». – М.: ЗАО «Фирма СИБИКО Интернешнл», 2001. – с. 91-97.

- Л.И. Повякель. К вопросам разработки методологии отнесения отходов по категории опасности. // XIV Международная научно-практическая конференция «Экология и здоровье человека. Охрана воздушного и водного бассейнов. Утилизация отходов.» – Щелкино, АР Крым, – 2006. – с. 216-218.

- Горох Н.П. Полимерные отходы – ресурсно-сырьевой потенциал региона // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми та перспективи енерго-, ресурсозбереження житлово-комунального господарства ”.– Алушта, АР Крим. – 2005. – с. 106-108.

- коринько И.В., Горох Н.П., Пилиграмм С.С. Система мониторинга источников использованной тары и упаковки как вторичного сырья Харьковского региона // Сб. научных статей X юбилейной Международной научно-технической конференции «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Щелкино, АР Крым, – 2002. – с. 542-549.

- Дж. Бристон, Л.Л. Катан. Полимерные пленки. Пер. с англ. – М.: Химия, 1993.– 384 с.

- Мищенко В.с. Управление отходами и состояние его нормативно-правового обеспечения // Научно-практическая конференция «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Щелкино, АР Крым, – 2001. – с. 312-315.

- Мирный А.Н., Н.Ф. Абрамов, Д.Н. Беньямовский и др. Санитарная очистка и уборка населенных мест. Справочник. Под ред. А.Н. Мирного. – М.: Стройиздат – 1990. – 405 с.

- Хомич В.С. Накопители твердых бытовых отходов, как потенциальные источники загрязнения среды. // Научно-практическая конференция «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов». –  Щелкино АР Крым – 2005.– с. 402-403.

- Петер Крауз. Анализ вредных веществ, содержащихся в компонентах, образующихся при переработке ТБО по технологии ORFA. Пер. с нем. – Тюбинген Швейцария.: Университет органической химии. 1998. – 55 с.

- О.І. Бондар, І.В. Корінько, В.М. Ткач, О.І. Федоренко. Основи екології. Научно-методическое пособие. – К.-Х., ДЕІ – ГТІ, 2005. – 235 с.

- О.І. Бондар, О.М. Коваленко, В.М. Ткач, О.І. Федоренко. Вплив довкілля на людину і імунологія.  Учебное пособие. – К.-Х., ДЕІ – ГТІ, 2005. – 95 с.

- О.І. Бондар, І.В. Корінько, В.М. Ткач, О.І. Федоренко. Моніторинг навколишнього середовища. Учебное пособие. – К.-Х., ДЕІ – ГТІ, 2005. – 126 с.

- О.І. Бондар, О.М. Коваленко, С.В. Пономарьова, В.М. Ткач, О.І. Федоренко. Основи антропогенозу.  Учебное пособие. – К.-Х., ДЕІ – ГТІ, 2005. – 86 с.

- О.І. Бондар, М.П. Горох, І.В. Корінько, В.М. Ткач, О.І. Федоренко. Утилізація та рекуперація відходів. Учебное пособие. – К.-Х., ДЕІ – ГТІ, 2005. – 460 с.

- Заднепровский В.В. Состояние и перспективы обращения с отходами в Харьковской области. // XI Международная научно-техническая конференция «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов». –  Бердянск, Украина – 2003.– с. 583-596.

- Горох Н.П. Оценка объемов несанкционированного вывоза отходов и обследование мест несанкционированного размещения свалок в г. Харькове // Концептуальный отчет по программе проекта TACIS «Обращение с отходами в г. Харькове». Харьков:: Ассоциация ЦУПО. – 2000. – 36 с.

- зеленый мир. // Общероссийская некоммерческая научно-публицистическая и информационно-методическая газета. – 2000. – № 19.– с. 20.

- Ощепкова А.З., Исмагилова Г.С., Нефедьев Н.Б. Паспортизация отходов: проблемы и решения // 4-й Международный конгресс по управлению отходами «ВейсТэк – 2005».

- Ощепкова А.З. Перспективы технического регулирования обращения с отходами // 4-й Международный конгресс по управлению отходами «ВейсТэк – 2005». Сборник докладов. – М.: 2005. – с. 34.

- экология города. Под ред. Ф.В. Стольберга. – К.: Либра.2000. – 464 с.

- Семиноженко В.п., Канило П.М., Остапчук В.н., Ровенский А.И. Энергия. Экология. Будущее. – Х.: Прапор, 2003. – 464 с.

- Липик В.т., Прокопчук Н.Р. Технология сортировки полимерных отходов. ЭКИП (Экология и промышленность России). – 2005. № 4. – 11-13.

- рациональное использование материальных ресурсов.– М.: ЦНИИТЭИМС, 1976, № 3, с. 12-15.

- любешкина Е.Г. Вторичное использование полимерных материалов. – м.: Химия, – 1985, – 192 с.

- Гринин А.С., Новиков В.Н. Промышленные и бытовые отходы (Хранение, утилизация, переработка). Учебник для ВУЗов – М.: ФАИР – ПРЕСС, 2002. – 336с.

- П.В. Замотаев. Полимеры, разрушающиеся под действием природных факторов. // Упаковка (журнал производителей и потребителей упаковки). К.: – 1999. –         № 4 (13).

- В.Ю. Шендеровский. Отходы упаковки – чья проблема в Украине? // Упаковка. – 2003. – № 3. – с.42-44.

- И.И. Кочур. «Зелена крапка» – проблема впровадження в Україні. // упаковка. –  2003. – № 2. – с. 50-52.

- А.В. Козак. Упаковка – Екологія – Инновации... // Упаковка. – 2002. – № 1. –             с. 30-31.

- Микуленок И.О., Рябцев Г.Л., Ищенко Ю.О. Упаковочный мусор: экологическое бедствие или золотое дно. // Мир упаковки. – 2001. – № 1 (15). – с. 44-47.

- Вильгельм Клеер. Система ARA (опыт Австрии). // Упаковка. К.: – 2002. – № 1. – с. 28-29.

- Гавва В.в. Мировые рынки упаковки. Упаковка. – 2003, № 1, с. 44-46.

- людвиг Штарке. Использование промышленных и бытовых отходов пластмасс. / Пер. с нем. под  ред. В.А. Брагинского. – Л.: Химия, 1987. –176 с.

- Кроник В.С., Горох Н.п. и др. Определение номенклатуры образования отходов в лечебно-профилактических учреждениях. Инженерное предприятие «Экотех-ника». Техн. отчет № 945 / 15. 1 – п. – Харьков, 2000. – 30 с.

- конструкционные свойства пластмасс (физико-химические основы применения). // под ред. Э. Бэра. Пер. с англ. – М.: Химия, 1967.– 457 с.

- Кухарь В.П., Зайцев И.Д., Сухоруков Г.А. Экотехнология. Оптимизация производства и природопользования. К.: Наук. думка, 1989. – 624 с.

- В.Н. Бабаев, Н.П. Горох, И.В. Коринько, А.К. Кузин, Л.Я. Шубов. Проблема муниципальных отходов и рациональные пути ее решения. // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2006. – № 2/1 (20). – с. 55-62.

- Горох Н.п., Авраменко В.Л. Перспективы использования вторичных полимерных материалов из бытовых отходов потребления // Вестник национального технического университета «ХПИ». – Харьков, 2004 – № 14 – с. 7-10.

- сушон С.П., Усик А.Ф., Денисов В.А. Рациональное использование вторичных материальных ресурсов. – К.: 1974. – с. 27-45.

- Пути повышения эффективности использования вторичных полимерных ресурсов // Тезисы докладов II Всесоюзной конференции г. Кишинев. – 1989. – Часть 1. – 191 с.

- Рациональное использование природных ресурсов и охрана окружающей среды.  / Под ред. В.П. Максаковского. – М.: Прогресс, 1977. – 360 с.

- Оськина М.Я., Федюшкина Л.А. Экономические аспекты вторичной переработки полимерных материалов. – М.: Химия, 1985. – 192 с.

- Горох Н.П. Ресурсно-сырьевой потенциал в системе управления и утилизации полимерных отходов. // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков, № 1/1 (13), – 2005.

- Коринько И.В., Пилиграмм С.С., Горох Н.П. и др. Переработка полимерных отходов для нужд водоотведения // Коммунальное хозяйство городов. – К.: Техника, 1999, – № 20 – с. 98-104.

- Использование отходов производства и потребления полимерных материалов в народном хозяйстве // Межотраслевое совещание. Тезисы докладов. М.: ЦНИИТЭИМС, – 1988, – 86 с.

- Дуденков С.В., Калашникова С.А., Генин Н.Н. и др. Повышение эффективности заготовки, обработки, переработки и использования вторичных полимерных материалов. // Обзорная информация «Рациональное использование вторичных полимерных материальных ресурсов».– М.: ЦНИИТЭИМС, – 1979, вып. 9,– 52 с.

- Левин В.С.,  Очкур И.С., Ковалева Р.И. и др. Организация сбора и использование отходов полимерных материалов // Обзорная информация «Рациональное использование материальных ресурсов». – М.: ЦНИИТЭИМС, – 1977 – 24 с.

- Забара М.Я. Производство и переработка пластмасс и синтетических смол. – М.: НИИТЭХИМ, НИИПМ, – 1978 – вып. 10, – с. 26-31.

- Систер В.Г., Мирный А.Н. Современные технологии обезвреживания и утилизации твердых бытовых отходов. Учебник для ВУЗов. – М.:                             АКХ им. К.Д. Памфилова, – 2003. – 304 с.

- крельман Э.Б., Маслов В.С. Проектирование мусоросортировочных цехов и станций. // «Чистый город», № 2 – 2000. – с. 42-45.

- Шубов Л.Я., Ставровский М.Е., Шехирев Д.В. Технология отходов мегаполиса. Технологические процессы в сервисе. Учебник для ВУЗов. М.: МГУС, МИС – 2002. – 376 с.

- технические требования на проектирование заводов по механизированной переработке ТБО с целью повышения их экологической безопасности. – М.: Минстрой РФ, 1997.

- Горох Н.П., Ляхевич И.Н., Сулима В.В., Пилиграмм С.С. Перспективы промышленной переработки полимерных отходов как ресурсный сырьевой потенциал энергосберегающих технологий региона // Научно-практическая конференция «Экология и здоровье человека. Охрана водного и воздушного бассейнов». – Щелкино АР Крым – 2004. – с. 326-330.

- Recycling ohne Verluste Deutschland // Umvelttechnik, № 6, – 1989, – c/ 341-342.

- Екологічний атлас Харківської області. – Х., Харьковская облгосадминистрация, УКРНИИЭП, – 2001. – с. 74-78.

- Горох Н.п., Коринько И.В., Кроник В.С. и др. Мониторинг образования и утилизации промышленных и бытовых отходов // Сб. научных трудов «Проблемы сбора, переработки и утилизации отходов». – Одесса: ОГЦНТЭИ. – 2000. – с. 102-107.

- Горох Н.п., Кухарская А.В. Система мониторинга источников использованной тары и упаковки как вторичного сырья Харьковского региона // Вестник ХНАДУ,

сб. научных трудов. – Х.. – 2005. – с. 107-109.

- некос В.Е., Горох Н.П. Украинский опыт получения из вторичного сырья гото-вой продукции для коммунального хозяйства городов. // Вестник БГТУ, II Меж-дународная научно-практическая конференции «Экология: образование, наука, промышленность и здоровье». – Белгород, РФ, 2004 – № 8, ч. IV – с. 229-230.

- анализ действующих нормативно-технических документов по определению вторичного полимерного сырья. / Н.П. Горох, Н.Д. Дубовик, Н.В. Концедал,          И.П. Неелов и др. / Х.: СВНЦ НАН Украины, ИП «Экотехника» № 899/15.1–П–2000 – 96 с.

- Санітарна очистка міст та комунальний автотранспорт // Інформаційно-аналітичний збірник, випуск № 3. – 2005, – с. 49-55.

- Горох Н.П. Эколого-экономические аспекты и механические свойства в процессах переработки полимерных отходов. // Вестник национального технического университета «ХПИ». – Х.: – 2005. – № 14. – 136-144.

- Перспективы использования полимерных отходов. А.С. Лукашевич, С.Н. Филяева, Н.Б. Кичаева // Пути повышения эффективности использования вторичных полимерных ресурсов. Тезисы докладов I Всесоюзной конференции,  Кишинев, т. 1., – 1985. – 140 с.

- Козак А.В. Упаковка и окружающая среда (практические результаты) //  Упаковка. – 2002. – № .4 – с. 55.

- Міщенко В.С. Екологічна безпека в контексті проблеми відходів // Международная научно-практическая конференция «Екологічна безпека: проблеми і шляхи вирішення» – Алушта, АР Крым.– 2005.- с.71-74.

- Мищенко В.С., Виговская Г.П. Економічне забезпечення заходів щодо утилізації відходів в Україні // Научно-техническая конференция «Экология и здоровье человека. охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Щелкино АР Крым – 2000. – с. 296-305.

- Горлицкий Б.А. Ресурсо-эколого-экономическая оптимизация системы: первичные природные ресурсы – отходы производства и потребления – окружающая среда // ХІІІ международная научно-практическая конференция «Экология и здоровье человека. охрана водного и воздушного бассейнов. Утилизация отходов». – Щелкино АР Крым – 2005. – с. 173-178.

- Гуль В.Е., Кулезнёв В.Н. Структура и механические свойства полимеров // Учебное пособие для ВУЗов. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1972. – 320 с.

- Горох Н.П. Технологические основы методов подготовки и переработки в системе управления муниципальными отходами // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – Х.: № 6/1 (18),– 2005.– с.86-95.

- Впровадження технології переробки тари та упаковки на ДКП КГ “Харківкомуночиствод” з опрацюванням організаційних, економічних засад з урахуванням наявної бази про їх утворення / Н.П. Горох, Н.Д. Дубовик,                   Н.В. Канцедал, И.П. Неелов и др. – Х.: СВНЦ НАН Украины, госрегистрация                № 0198 U4940. – 2000 – 31 с.

- Огурцов Н.А., Шаповал Г.С., Яворский П.П. К вопросу о переработке отходов полимерных материалов, накапливающихся в зонах отдыха // Международная конференция «Сотрудничество для решения проблемы отходов». Харьков – 2004.–с.105-106.

- Rokstrohw., Alid., BartschatD. Abrproduktnutzung. Heft 24. Reihe Technik und Umweltschutz / Leipzig. – 1980, – s.35-55.

- Динамика мощностей и объемов производства химической продукции на период 1985-1990, 2000 г.г. – М.: Гипропласт, 1985.– 45 с.

- Recukling – Alternativen und offen staff – kreisläufe // Plactverarbeiter. – 1993, № 3, с. 57-58.

- Маленко К.С., Хандога А.П., Богданов А.В. Современное состояние развития оборудования и линии на их базе для переработки вторичного полимерного сырья // Обзорная информация. Серия ХМ-2 «Оборудование для переработки пластмасс и резины». – М.: ЦИНТИХимнефтемаш, 1985. – 35 с.

- Verwerten von thermoplastischen Kunststoffabfällen. Düssel – dorf.: VDI – Verlag, 1979. – c. 9 -17.

- Временный технологический регламент переработки вторичного полимерного сырья опытно-экспериментального производства ООО «Харьковвторполимер» // Рабочий проект № 99593.3, 1999. – с. 125-142.

- Науменко А.С. Вовлечение вторичного полимерного сырья в народное хозяйство./ Х.: ХСКТБ «Машприборпластик».– 1987 – 73 с.

- направления использования вторичного полимерного сырья // Информационно-тематический сборник «Технологии. Оборудование» № 52. М.: Глобус, – 2004. – 83 с.

- Касаткин А.Г. Основные процессы и аппараты химической технологии // ГНТИ химической литературы. – М. – 1960.– с. 652-713.

- Землицкий В.Е. Поисковые исследования по выбору новых направлений использования и методов переработки вторичного полимерного сырья. – Х.: ХСКТБ «Машприборпластик». – № 02870042454. – 1986 – 45 с.

- Thermoplastische Sekundärrohstoffe / Schriftenreie Vaterialökonomie, –1980–H. 31.

- Науменко А.С. Использование вторичных полимерных материалов в Xi пятилетке // Научно-технический реферативный сборник «Материально-техническое снабжение». Серия I. «Экология и рациональное использование сырьевых, топливно-энергетических и других материальных ресурсов». – М.: ЦНИИТЭИМС, 1987 – Вып. 2. – с.23.

- Шапошников С.С. Старение упаковочных материалов. // «Упаковка», журнал для изготовителей и потребителей тары и упаковки. – 2001. – № 2. – с. 22-24.

- Носалевич И.М., пахаренко В.А. Химические процессы при переработке термопластов. Харьков: «Вища школа». – 1981. – 152  с.

- Гуль В.Е. Структура и прочность полимеров. – М.: Химия, – 1971. – 344 с.

- Бокщицкий М.Н. Длительная прочность полимеров.– М.: Химия, – 1978.– 308 с.

- Завгородний В.К. Механизация и автоматизация переработки пластических           масс. –  М.: машиностроение, 1970. – 596 с.

- Оборудование для переработки пластмасс. / Под ред. В.К. Завгороднего. – М.: Машиностроение, 1976. – с 113 – 160.

- Шнековые прессы для пластмасс (принцип действия, конструирование и эксплуатация). Пер. с нем. под. ред. А.Я. Шапиро. – Л.: ГНТИ Химической литературы, 1962. – 468 с.

- горох Н.П. Технологические процессы регенерации полимерных отходов // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2005.– № 4 /1 (16). –             с. 68-74.

- Науменко А.С., Гольдфельд С.Ш., Бубенко В.Я. Вторичная переработка полимерных материалов. Аналитический обзор // Х.: ХМТЦ НТИП, – 1990 – 25 с.

- состояние вопроса переработки твердых отходов полимеров, применяемое оборудование и принципиальные технологические схемы // Патентный обзор. Х.: ХСКТБ, Машприборпластик, – 1995. – 26 с.

- Соловьева Н. Рециклинг полимеров. Проблемы и перспективы повторного использования некоторых пластиков. // Полимеры – деньги. – 2004. – № 6 (8). –        с. 56-61.

- Кафаров В.В. Процессы перемешивания в жидких средах // М.: Госхимиздат, – 1949.– 240 с.

- Романков П.Г., Павлушенко И.С. Расчет мощности мешалок // М.: Химпром.,             № 10, 1949 – 292 с.

- Прозорский В.П. Современные объемные дозаторы сыпучих материалов и системы управления ими. // ЦНИИТЭИ легпищемаш, – М.: – 1973 – 52 с.

- Aufbereiten von Kunststoffabfallen. Dusseldorf: VDI-Verlag, 1973.

- Dietrich J.u.a //Plast. Und Kautsch. 1980/Ig. 27. N27.N2.S 91-94.

- Kunststoff–Berater.1976. Ig.21.N3.S72.

- Plastvtrarbeiter.1977. Bd.67.H.10.S346.

- А.Г. Касаткин. Кинетика сушки (материальный и тепловой баланс воздушной сушилки). / Основные процессы и аппараты химической технологии. Гос. НТИ «Хим. литература».– Москва, – 1960,–663-675.

- Основы технологии переработки пластмасс. Под ред. В.Н. Кулезнева,               В.К. Гусева. – М.: Химия, – 1995. – 528 с.

- Симонов-Емельянов И.Д., кулезнев В.Н. Принципы создания композиционных материалов. Учебное пособие. М.: Издание МИХМ и МИТХТ. – 1986. – 64 с.

- Богданов В.в., Метелкин В.И., Савватеев С.Г. Основы технологии смешения полимеров. Л.: Изд-во ЛГУ,– 1984.– 192 с.

- Принципы создания полимерных композиционных материалов // А.А. Берлин, С.А. Вольфсон, В.Г. Ошмян, Н.С. Ениколопов. М.: Химия, – 1990.– 240 с.

- Анализ научно-технического уровня переработки и использования вторичного полимерного сырья // Аналитический обзор. Х.: ХСКТБ, Машприборпластик, – 1988. – 80 с.

- Каменев Е.и., Мясников Г.Д., Платонов М.П. Применение пластических масс // Справочник. Л.: Химия,–1985.– 448 с.

- Назаров Г.Н., Сушкин В.В., Дмитриевская Л.В. Конструкционные пластмассы // Справочник. М.: Машиностроение, – 1973.–192 с.

- Шварц О. Переработка пластмасс. Пер. с нем.– СПБ: Профессия, – 2005.–          320 с.

- Кербер М.Л., Малкин А.Я. Изделия из пластмасс // Справочное руководство по выбору, применению, переработке. – М.: НКТП «Радиопласт»,- 1992.– 200 с.

- Сагалаев Г.В. и др. Справочник по технологии изделий из пластмасс. – М.: Химия, – 2000. – 418 с.

- Крижановский В.К. Технические свойства полимерных материалов.– СПБ.: Профессия, – 2003.–239 с.

- Армированные полимерные материалы // Сборник переводов и обзоров из иностранной периодической литературы. Под ред. З.А. Роговина и др.– М.: «Мир», – 1968. – 2444 с.

- Сологуб М.А. и др. Технологія конструкційних матеріалів. - К.: Вища школа, – 2000. – 374 с.

- Авраменко В.Л., Попова Н.Г. Реология и прочность полимеров // Учебное пособие. – К.: УМК ВО, – 1989. – 271 с.

- Чанг Дей Хан. Реология в процессах переработки полимеров. Пер. с анг. // Под ред. Г.В. Виноградова, М.Л. Фридмана. – М.: Химия, – 1979.– 368 с.

- Тарнопольский Ю.М., Кинцис Т.я. Методы статистических испытаний армированных пластиков.– М.: Химия,– 1975.– 264 с.

- Торнер Р.В., Акутин М.С. Оборудование заводов по переработке пластмасс. М.: Химия, 1986. – 400 с.

- Гавва О.М., Масло М.А., Волочко А.І. Удосконалення шнекових дозаторів // Упаковка. Журнал для производителей тары и упаковки, К.: – №1–2003– с. 31-32.

- Aufbereiten von Kunstsoffabfallen Dusseldorf.: VDI – Verlag. –1973. – c. 43.

- григорьев А.М. Винтовые конвейеры. – М.:. Машиностроение, – 1972. – 184 с.

- Прозоровский В.в., Рахлевский И.А., Шибко Н.А. К вопросу о надежности системы управления шнековыми порционными дозаторами с непрерывно вращающимся шнеком. – М.: ВНИЭКИП, – 1972. – т. 29.

- Корецкий И.М., Малкин А.Я., Ванштейн Г.С. Одночервячные прессы для переработки пластмасс. М.: ЦБТИ,–1968.– 92 с.

- Резниченко Т.И. Оборудование заводов пластмасс. – Киев: УМКВО,– 1989. –79с.

- Резниченко Т.И., Подгорная Л.Ф. Расчет оборудования по производству и переработке полимерных материалов в примерах и задачах // Учебное пособие.–Х.: ХГПУ,–1994.–180 с.

- Крижановский В.К. Производство изделий из полимерных материалов. – СПБ: Профессия, 2005. – 464 с.

- Ростов Е.Ф., Баришполец В.Т. Пути интенсификации использования вторичного полимерного сырья // Обзорная информация. Серия № 23. – Киев.: УкрНИИНТИ, 1987.– 126 с.

- Выровой В.М. Особенности структурообразования и формирования свойств полимерных композиционных материалов. – Одесса.: ТЭС. – 2004.– 167 с.

- Стрепихеев А.А., Деревицкая В.А. Основы химии высокомолекулярных соединений. Учебное пособие. М.: Химия, – 1976, – 440 с.

- Технология пластмасс. Под ред. В.в. Коршака. – М.: Химия, – 1982.– 615 с.

- Каменев Е.И., Мясников Г.Д., Платонов М.П. Применение пластических масс // Справочник. – Л.: Химия, – 1985. – 448 с.

- Дядичев В.В. Экструзия вторичных полимеров. – Луганск: ВНУ, – 2003.– 47 с.

- Локотош Б.К. Моделирование процессов соэкструзии. – Луганск.: Из-во ВУГУ, – 1998.– 73 с.

- Дядичев В.В. Переработка отходов полимеров соэкструзией. – Луганск.: СНУ им. В.Даля,– 2003. – 215 с.

- разработка технологии изготовления крышек люков и решеток дождеприемников ливневой канализации из отходов полимерных материалов.// Технический отчет научно-практической работы. Х.: НТУ «ХПИ» – ГКП КХ «ХКОВ», – 2006г.– 139 с.

- Ренби Б., Рабек Я. Фотодеструкция, фотоокисление, фотостабилизация полимеров. – М., Мир.–1978.– 675 стр.

- стабилизация ударопрочного полистирола к ультрафиолетовому облучению // Журнал «Химия», Т1.– М.–1981, с.102.

- Пивоваров А.П., Луковников А.С. Химия высоких энергий. – М. Т.2.– 1968.–с.220.

- Raber I.F. Compochensive Chemiral Kinetics end by Bamford CH., Jipper Cf. Else-wier, Oxford. –1974. c. 265.

- Химия цеолитов / Под ред. Жданова И.Б. – М., Химия, 1968, с. 14-16.

- Челищев Н.И. Природные цеолиты на старте. // Наука и жизнь, № 2.–1978.

- Д.М. Мак-Келви. Переработка полимеров. Пер. с англ.– М., «Химия», – 1965,  443 с.

- Аскадский А.А. Деформация полимеров.– М., «Химия», – 1973,  448 с.

- Рабек Я. Экспериментальные методы в химии полимеров. В 2-х частях. Пер. с англ.– М., «Мир», – 1983,  – 480 с.

- Нильсен М. Механические свойства полимеров и полимерных композиций. Пер. с англ. П.С. Бабаевского.– М., «Химия», – 1978,  312 с.

- Энциклопедия полимеров. Т.1 – М., Советская энциклопедия, 1972 с.

- Авторское свидетельство. – СССР 824036.

- Frajaner Fr. Prizucrapzopovzchove upravy Opotzebeni a mechanicke upravy. T.1, Прага, 1962.

- Коршак В.в. Химия высокомолекулярных соединений. Издательство АН СССР.– 1950.

- Наполнители для полимерных материалов / Под ред. Бабаевского П.С./ Пер. с англ.– М., 1981.–280 с.

- Долежел Б. Коррозия пластических материалов и резин – М., «Химия»,1968.

- Кейгл Ч. Клеевые соединения.– М., «Мир», – 1971,  296 с.

- Кардашов Д.А. Синтетические клеи. – М., «Химия», – 1968.

- Поверхностная обработка пластмасс. Пер. с чешского.– Л., «Химия», – 1972.

- Инфракрасная спектроскопия полимеров // Под ре.. Олейника З.Ф.– М., «Химия», – 1976,– 472 с.

- Шалкаускас М., Вяшкалис А. Химическая металлизация пластмасс. – Л., «Химия», – 1976, – С. 65-69.

- Парамонкова Т.В., Бурдейная Т.А., Данюшина А.М., Шалкаускас М.и. Химико-гальваническая металлизация пластмасс. – Л., ОНПО «Пластполимер», – 1975.– с. 3 –19.

- Никандрова Л.и. Химические способы получения металлических покрытий. – Л., Машиностроение, – 1971, – 103 с.

- Подволоцкая М.Д., Савинова Н.А., Полежаева В.Е. Методы определения степени обработки поверхности полиэтиленовых пленок // Пластмассы, N9. – 1975.– с. 64-65.

- Малкин А.Я., Куличихин С.Г. Реология в процессах образования и превращения полимеров. – М., «Химия», – 1985.– 240 с.

- Яхно О.м., Дубовицкий В.Ф. Основы реологии полимеров.– К., Высш. шк.– 1976.–188 с.

- Носалевич И.М. Реология полимеров: Текст лекций.– Х.–1989.–165 с.

- Липатов Ю.С. Физическая химия наполненных полимеров.– М., «Химия», – 1977.–304 с.

- Шен М. Вязкоупругая релаксация в полимерах / Под ред. А.Я. Малкина.– М.: «Мир», – 1974.–270 с.

- Бокшицкий М.Н. Длительная прочность полимеров.– М.,«Химия»,–1978,–308 с.

- Носалевич И.м. Релаксационные переходы и прочность полимеров. Текст лекций. – Харьков, 1988.– 169 с.

- Боков В.а., Лущик А.В. Основы экологической безопасности.– Симферополь: СОНАТ.–1998.

- Бачинський Г., Беренда Н.В., Бондаренко В.Д. та інш. Основи соціоекології. – К.: Вища шк.., – 1995.

- бобылев С.Н., Ходжав А.Ш. Экономика природопользования.– М: ТЕИС, –1997.

- Кюн И., Никогосов Х.Н. Опыт сбора вторичного сырья в Германии. / «Частый город», – 2000, – № 3 (11).

- Дуденков С.В., Шубов Л.Я., Сецкий А.С. Ценный источник вторичного сырья. / «Городское хозяйство Москвы», – 1980, – № 10.

- Е.К. Смирницкий. Экономические показатели промышленности. / Справочник.–М.: «Экономика» – 1974,–381 с.

- Протокол № 81 испытаний крышки люка канализационного колодца.– Харьков: ИЛ «Испытатель», 2006.

- Сегерлинд Л. Применение метода конечных элементов.– М.: Мир, 1979.– 392 с.

- Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева. Материаловедение.– М.: Машиностроение, 1990.

- Под редакцией С.И. Богодухова, В.а. Бондаренко. Технологические процессы машиностроительного производства. – Оренбург, ОГУ, 1996.

- А. Соколова. 0,3 % территории Украины – мусорные свалки // Общественно-политический и деловой еженедельник «Комментарии». Киев. – № 15 (74) – 2007.– с.24

- Горох Н.П., Солодов В.Г., Стародубцев Ю.В. Розрахунки та дослідження міцності кришок і корпусів люків для мереж водовідведення госп-фекальної каналізації, грат і корпусів дощоприймачів зливової каналізації з відходів полімерних композиційних матеріалів / Технический отчет научно-практической работы (Хоздоговор № 33-02-06 от 03.01.2006г.). – ГКП «Хков» – ХНАДУ. – 117с.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html