Яковенко Ніна Дмитрівна, молодший науковий спів&shy;робітник відділу термопружності Інституту механіки імені

П. Тимошенка НАН України: &laquo;Динамічні задачі для цилін&shy;дричних тіл з непружних матеріалів з мікроструктурними перетвореннями при імпульсному термомеханічному наван&shy;таженні&raquo; (01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла). Спецрада К 26.001.21 у Київському національному універ&shy;ситеті імені Тараса Шевченка

Інститут механіки імені С.П. Тимошенка

Національна академія наук України

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Міністерство освіти і науки України

Кваліфікаційна наукова

праця на правах рукопису

Яковенко Ніна Дмитрівна

УДК 539.3

ДИСЕРТАЦІЯ

Динамічні задачі для циліндричних тіл з непружних матеріалів з

мікроструктурними перетвореннями при імпульсному

термомеханічному навантаженні

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей,

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне джерело

Н. Д. Яковенко

Науковий керівник

Сенченков Ігор Костянтинович

доктор фізико-математичних наук

Київ – 2018

ЗМІСТ

ВСТУП 17

РОЗДІЛ 1 ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 27

РОЗДІЛ 2 МОДЕЛІ НЕПРУЖНИХ МАТЕРІАЛІВ З

МІКРОСТРУКТУРНИМИ ПЕРЕТВОРЕННЯМИ 37

2.1. Термомеханічні моделі для викотемпературних процесів . . . . . . 37

2.2. Модель аустеніт-мартенситних перетворень . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2.1 Термотрансформаційна деформація . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

2.2.2. Дилатометрична крива мартенситного перетворення сталі

35ХМА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

2.2.3. Методика розрахунку концентрації фаз . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

2.2.4. Приховані теплоти фазових перетворень . . . . . . . . . . . . . . . 46

2.3. Термомеханічна модель течії. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2.4. Визначення параметрів моделі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

2.4.1. Конкретизація параметрів моделі та властивостей матеріалу

для мультифазового складу матеріалу. Правило сумішей. . . . . . . . . . .

53

2.5. Постановка осесиметричної динамічної зв’язаної задачі

термомеханіки. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

2.6. Скінченно-елементна методика чисельного розв’язування

динамічної задачі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

2.7. Структура перехідної зони початкова фаза - аустеніт. . . . . . . . 73

2.8. Тестування методики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.8.1. Радіальне навантаження циліндра . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

2.8.2. Розтяг стержня з постійною швидкістю. . . . . . . . . . . . . . . . 75

2.8.3. Температурне збурення напівпростору. . . . . . . . . . . . . . . . . 76

15

2.9. Висновки по розділу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

РОЗДІЛ 3 НЕСТАЦІОНАРНА ДИНАМІЧНА ПОВЕДІНКА

ЦИЛІНДРИЧНИХ ТІЛ ПІД ДІЄЮ ІМПУЛЬСНОГО

ТЕРМОМЕХАНІЧНОГО НАВАНТАЖЕННЯ 80

3.1. Динамічна і квазістатична складові термомеханічного стану. . 80

3.2. Комбіноване термомеханічне імпульсне навантаження циліндра 81

3.2.1. Термомеханічний стан циліндра під дією осьового

термічного імпульсу (задача 1). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84

3.2.2. Навантаження циліндра силовим імпульсом (задача 2). . . . . 95

3.2.3. Комбіноване термомеханічне імпульсне навантаження

циліндра (задача 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

96

3.2.4 Критичні значення параметрів зовнішнього термічного

навантаження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

100

3.3. Диск під дією імпульсного термомеханічного навантаження . . . 101

3.3.1. Термомеханічний стан диска під дією термічного імпульсу,

прикладеного в центрі (задача 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101

3.3.2. Навантаження диска силовим імпульсом (задача 2). . . . . . . 112

3.3.3. Термомеханічний стан диска під дією термічного та

механічного імпульсів (задача 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114

3.4. Півпростір під дією імпульсного термомеханічного

навантаження. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

3.4.1. Термічне імпульсне навантаження півпростору (задача 1) . . 119

3.4.2. Навантаження півпростору силовим імпульсом (задача 2) . . 125

3.4.3. Термомеханічне імпульсне навантаження напівпростору

(задача 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

127

16

3.5. Механізми поверхневого зміцнення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

3.6. Ефекти термоструктурно-механічної зв’язаності . . . . . . . . . . 133

3.7. Достовірність отриманих результатів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

3.7.1. Достовірність результатів розрахунку. . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

3.7.2. Порівняння з експериментальними даними. . . . . . . . . . . . . . 139

3.8. Порівняння лінійного та нелінійного правил сумішей при

визначенні непружних характеристик багатофазних матеріалів у

динамічних задачах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

ВИСНОВКИ 142

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 143

ДОДАТОК 168

Список опублікованих праць . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Апробація результатів дисертації. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

ВИСНОВКИ

Вдисертаційнійроботіотриманітакірезультати

Модельтечіїузагальненонавипадокврахуваннявпливуфазовогоскладу

нанепружніхарактеристикиматеріалу

Розробленометодикувизначеннянаосновіекспериментальнихданих

непружниххарактеристикдляокремихфазхарактеристикиузагальненої

моделітечіївизначаютьсянаосновілінійногоправиласумішей

Розвинутомодельдинамічнихпроцесівприімпульсному

термомеханічномунавантаженніциліндричнихтілзнепружнихматеріалівіз

врахуваннямефектівМСПВонабазуєтьсянаузагальненіймоделітечіїта

термокінетичнихдіаграмахрозпадупереохолодженогоаустеніту

Розвинутометодикучисельногорозв’язанняосесиметричноїдинамічної

задачідляциліндричнихнепружнихтілвякійдолученапроцедура

врахуваннязалежностіпараметрівмоделітечіївідпоточногофазового

складуматеріалу

Дослідженопоточнийізалишковийстанциліндрадискаіпівпросторупри

термомеханічномуімпульсномунавантаженнізврахуваннямвпливу

фазовогоскладунанепружніхарактеристикиматеріалу

Встановленотрьохзоннуобластьзалишковихнапруженьізміцненняв

подовженомуциліндрідискутапівпросторіприкомбінованому

термомеханічномуімпульсномунавантаженні

Встановленоякіснітакількісніефективпливуфазовогоскладуна

непружніхарактеристикизмінарозтягувальнихзалишковихнапруженьна

стискальніпоявадодатковоготрансформаційногомеханізмузміцнення

матеріалуякийвкількаразівможебутибільшимніждеформаційний

Отриманокількісніоцінкитемпературнихефектівтермоструктурномеханічноїзв’язаностіякізумовленіоб’ємнимитермопружнимиефектами

дисипацієюмеханічноїенергіїтаприхованимитеплотамимікроструктурних

перетворень

15

15