Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Национальная академия наук Украины

ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОСВАРКИ ИМ. Е. О. ПАТОНА

На правах рукописи

Воронов

Виталий Вячеславович

УДК 621.791.3 .

РАЗРАБОТКА И ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИПОЕВ ДЛЯ ПАЙКИ ТИТАНОВЫХ СПЛАВОВ

Специальность 05.03.06

«Сварка и родственные процессы и технологии»

Диссертация

на соискание степени кандидата технических наук

Научный руководитель: чл.-корр. НАНУ

доктор технических наук, профессор

Хорунов Виктор Федорович

Киев 2013

Оглавление

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| 1. Анализ литературных данных по пайке титановых сплавов | 12 |
| 1.1. Пайка конструкционных титановых сплавов | 12 |
| 1.1.1. Преимущества и недостатки припоев на основе серебра | 16 |
| 1.1.2. Осебенности использования алюминиевых припоев | 19 |
| 1.1.3. Пайка припоями на основе титана | 24 |
| 1.1.4. Циркониевые припои | 32 |
| 1.2. Диффузионная пайка | 33 |
| 1.3. Диффузионная сварка | 34 |
| 1.4. Пайка новых материалов | 36 |
| 1.5. Выводы, цели и задачи исследований. | 40 |
| 2. Материалы, методы и методики исследований. | 42 |
| 2.1. Материалы для пайки припоями различных типов. | 42 |
| 2.2. Технология изготовления паяных образцов | 44 |
| 2.3. Методика исследования структуры паяных соединений | 46 |
| 2.4. Методика исследования работоспособности паяных соединений условиях статического нагружения. | 47 |
| 2.5 Выводы. | 50 |
| 3. Построение поверхности ликвидуса системы Ti-Zr-Co и выбор перспективных припойных сплавов, | 51 |
| 3.1. Методика построения поверхности ликвидуса системы Ti-Zr-Co. | 51 |

| 3.1.1. Применение симплекс - решетчатого метода для построения сложных поверхностей. | 51 |
| --- | --- |
| 3.1.2. Отработка технологии выплавки опытных сплавов | 58 |
| 3.1.3. Результаты расчета поверхности ликвидус системы Ti-Zr-Co | 59 |
| 3.2. Выбор экспериментальных сплавов. | 63 |
| 3.3 Выводы | 65 |
| 4. Исследование технологических, структурных и прочностных свойств соединений, паянных экспериментальными и известными припоями. | 66 |
| 4.1. Растекание опытных сплавов по подложкам из титановых сплавов. | 66 |
| 4.2. Структура и химическая неоднородность экспериментальных сплавов. | 70 |
| 4.3. Структурные особенности формирования паяных соединений | 73 |
| 4.4. Влияние паяльного зазора на структуру и соединений, паянных аморфными и литыми припоями. | 89 |
| 4.5.. Механические свойства паяных соединений | 96 |
| 4.6. Коррозионная стойкость припоев и титанового сплава ОТ4 в 3%-м растворе NaCl | 104 |
| 4.7. Выводы. | 107 |

| 5. Выбор припоев и определение оптимальных режимов пайки титановых сплавов алюминиевыми припоями. | 109 |
| --- | --- |
| 5.1. Выбор оптимальных припойных систем. | 109 |
| 5.1.1. Сплавы на основе системы Al-Si | 112 |
| 5.1.2. Сплавы на основе системы Al-Mg | 120 |
| 5.2 Выводы | 129 |
| 6. Пайка многослойных конструкций из титановых сплавов | 130 |
| 6.1 Технологические особенности пайки тонкостенных конструкций из титановых сплавов | 130 |
| 6.2 Выводы | 136 |
| Общие выводы | 137 |
| Литература. | 140 |
| Приложения | 150 |

ВВЕДЕНИЕ

Область применения сварных конструкций из титана и его сплавов постоянно расширяется по мере увеличения объема его изготовления и снижения стоимости. Этому способствует, конечно же, выгодное сочетание механических и специальных свойств титана, к которым, в первую очередь, относятся его малый удельный вес и высокая коррозионная стойкость. Имея повышенную удельную прочность и жесткость, титан и его сплавы имеют неоспоримые преимущества перед алюминиевыми и магниевыми сплавами, в особенности для сварных конструкций, работающих при 150-200°, то есть у верхнего предела рабочего интервала температур для алюминиевых и магниевых сплавов.

Уже сегодня сварные устройства и изделия из титана и его сплавов находят распространение не только лишь в военной промышленности и новых отраслях техники, но и во множестве областей машиностроения и строительства.

Имеются три группы наиболее типичных конструкций, применяющихся в различных областях техники. К первой относятся  трубопроводы, емкости и другие агрегаты в основном химических производств, выполняемые из α- и α’- сплавов титана. Во вторую группу входят тонкостенные силовые узлы различных конструкций насосов, компрессоров, трубопроводов судовых и авиационных силовых установок, несущие обшивки и панели, трубы воздушных систем, изготовляемые из α- и α’, а также из α+β-сплавов. К третьей группе относятся тяжело нагруженные крупногабаритные силовые узлы и агрегаты, изготавливаемые из α+β -сплавов мартенситного типа и высоколегированных α+β -сплавов переходного класса.

Все перечисленные задачи решаются с помощью сварки, технология которой активно развивалась во многих странах в последние несколько десятилетий.

Между тем насущной проблемой в настоящее время является создание паяных конструкций из титановых сплавов, которые невозможно изготовить с применением сварки. К таким изделиям следует отнести пластинчато-ребристые теплообменники, различные узлы медицинского назначения (такие как внешние и внутренние протезы), теплообменные устройства в ядерных реакторах и др. Соответственно в ведущих странах мира ведутся интенсивные исследования в направлении создания припоев и технологии пайки титановых сплавов.

Отдельная проблема – получение припоев на основе титана. Известно, что титановые сплавы очень активны, поэтому как технология плавки этих сплавов, так и технология пайки требуют применения вакуума или очень чистой инертной атмосферы. Также следует отметить, что из-за того, что расплавы титановых сплавов активно реагируют практически со всеми веществами, которые могут служить емкостями жидкого металла, данные сплавы необходимо получать либо «на холодной подложке», либо на гарнисаже в водоохлаждаемом тигле. Все это затрудняет получение сплавов как для экспериментов, так и, естественно, в промышленных масштабах.

В мировой практике нашли применение припои различных составов, но чаще всего используют припои систем Ti-Cu-Ni, Ti-Zr-Cu-Ni, гораздо меньше – для особо ответственных изделий – Ti-Zr-Be. Все эти припои хорошо смачивают титановые сплавы, имеют приемлемую температуру пайки, могут быть получены в аморфном состоянии в виде пластичных лент.

Припои системы Ti-Zr-Be имеют наиболее удачное сочетание технологических и служебных свойств, но они очень токсичны, и это ограничивает область их применения. Припои систем Ti-Cu-Ni и Ti-Zr-Cu-Ni применяются для более широкого круга изделий, однако сплавы с высоким содержанием меди и никеля неприемлемы, например, в случае использования в медицинских целях, при изготовлении узлов ядерных устройств и т.д.

Цель работы: исследование технологических свойств известных припоев для пайки титановых сплавов на основе титана и алюминия и разработка нового поколения припоев с улучшенными характеристиками.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Выбрать новую припойную систему, отвечающую необходимым технологическим, металлургическим, экономическим и другим требованиям.

- Провести компьютерное прогнозирование поверхности ликвидус выбранной системы на основе двойных диаграмм и выплавленных контрольных композиций. С учетом полученных данных выбрать составы, потенциально подходящие для пайки титановых сплавов.

- Изучить структуру и свойства соединений, паянных экспериментальными припоями, и сравнить их со структурой и свойствами соединений	, выполненных известными припоями.

- Разработать рекомендации по технологии пайки новым классом припоев

- Изучить особенности структурообразования соединений из титановых сплавов, паянных биологически совместимым припоем системы Ti-Zr-Fe, разработанного в ИЭС им. Е.О. Патона.

- Получить данные о преимуществах и недостатках алюминиевых припоев различного состава для пайки титана.

- Исследовать влияние температурно-временных циклов пайки и степени легировеания алюминиевых припоев на толщину интерметаллидной прослойки на границе «титан-алюминий».

Научная новизна.

- На основе экспериментальных исследований, проведенных автором, и литературных данных построена поверхность ликвидуса системы Ti-Zr-Co. Установлено, что на поверхности ликвидуса данной системы существует линия моновариантной эвтектики, на которой находится ряд эвтектических сплавов с минимальной температурой плавления 880(С, которые могут служить основой при разработке припоев для пайки титановых сплавов.

- Показано, что содержание кобальта в области с минимальной температурой плавления находится в пределах 15…19 вес. % Для практического применения предложен сплав с узким интервалом кристаллизации (861…880(С).

- Показано, что предложенный припой позволяет производить пайку при более низкой, чем известные припои, температуре, что благоприятно в отношении свойств основного металла. При этом смачивание и растекание экспериментального припоя не уступает известным припоям.  Прочность паяных соединений для сплавов ОТ4 и ВТ6 находится на уровне или выше прочности, полученной с применением известных припоев и составляет σв = 661 МПа, τв = 422 МПа для сплава ОТ4 и σв = 770 МПа, τв = 510 МПа, для сплава ВТ6.

- На основании исследований структурных особенностей образования и прочностных свойств соединений установлено, что припой системы Ti-Zr-Fe, разработанный для пайки интерметаллидных сплавов, имеет высокие адгезионные свойства и статическую прочность паяных соединений и может успешно применяться для пайки титановых сплавов различных типов, в том числе для пайки узлов медицинского назначения.

- Показано, что из припоев на основе алюминия наиболее благоприятны для пайки титановых сплавов припои системы Al-Mg. При этом для пайки сложных тонкостенных конструкций могут быть успешно применены как специально разработанные припои, так и серийные конструкционные сплавы алюминия, например АМг-6.

- Исследовано влияние температурно-временных параметров цикла пайки и степени легирования алюминиевых припоев магнием на толщину интерметаллидной прослойки на границе «титан-алюминий». Установлено, что увеличение количества магния в припое на 1% снижает толщину интерметаллидой прослойки Ti3Al, в среднем, на  10…15% . Это справедливо для содержания магния в припое в пределах 0…6%.

- Установлено, что применение для пайки титановых сплавов алюминиевых припоев с кремнием приводит к образованию на границе соединения сложных интерметаллидов, что обусловливает низкую прочность соединений. В связи с этим применение таких припоев нецелесообразно.

На защиту выносятся следующие положения:

  - Результаты компьютерного прогнозирования поверхности ликвидус системы Ti-Zr-Co на базе симлекс-решетчатого метода планирования эксперимента.

  - Данные о структуре и прочности соединений титановых сплавов, паянных припоями систем Ti-Zr-Co и Ti-Zr-Fe .

  - Анализ полученных данных о влиянии состава припоя, его вида (литой или аморфный), а также температурно-временных параметров цикла пайки на структуру и свойства соединений титановых сплавов.

  - Исследование коррозионной стойкости припоев на безе системы  Ti-Zr-Fe, Ti-Zr-Cu-Ni и паяемого материала ОТ 4.

  - Данные о структуре и статической прочности титановых соединений, паянных алюминиевыми припоями.

  - Данные о влиянии степени легирования припоя и температурно-временных параметров цикла пайки на структуру и свойства соединений титановых сплавов, паянных припоями на основе алюминия.

Практическая ценность результатов работы.

На основании проведенного комплекса исследований установлено, что система Ti-Zr-Co является перспективной для создания нового типа припоев для пайки титановых сплавов различных классов. Разработан припой с температурой плавления ниже 900(С для пайки титановых сплавов различных классов. Припой обладает хорошими технологическими свойствами и обеспечивает высокие прочностные характеристики паяных соединений.

Разработаны основы технологии пайки тонкостенных многослойных конструкций из титановых сплавов разработанным в процессе выполнения работ припоем и биологически-совместимым припоем системы Ti-Zr-Fe, а также припоями на основе алюминия.

Личный вклад соискателя.

Автор принимал участие в обосновании общей концепции. При непосредственном участии автора выполнялось планирование и проведение экспериментальной части работы. Автор был ведущим исполнителем при выплавке экспериментальных сплавов при проведении экспериментальных исследований по растеканию опытных припоев и  вакуумной пайке образцов, проведении металлографических исследований и механических испытаний, обработке результатов, формулировании выводов и подготовке публикаций. Построение поверхности ликвидуса системы Ti-Zr-Co выполнено автором самостоятельно.

Апробация результатов диссертации.

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались на международных конференциях: «Высокотемпературная капиллярность» (Испания, г. Аликанте, 2007 р.), а также 5-й Международной конференции молодых ученых «Сварка и родственные технологии» (Украина, г. Ворзель, 2009), семинаре «Пайка-2007. «Вопросы высокотемпературной, низкотемпературной пайки и подготовки специалистов для паяльного производства» (Россия, г. Москва, 2007), Международной научно-технической конференции «Пайка–2008» (Россия, г. Тольятти, 2008,).

Публикации.

По теме диссертационной работы опубликовано 10 работ, среди них 5 в специализированных изданиях, 5 в сборниках научных трудов научных конференций. Получен патент Украины на полезную модель (№79059, см. прил.1).

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 6-ти глав, общих выводов, списка использованной литературы. Общий объем диссертации – 150 страниц машинописного текста, 48 рисунков., 10 таблиц, список использованной литературы - 107 источников на 10 стр., 1 приложение на 1 стр.

Диссертационная работа выполнена в ИЭС им.Е.О. Патона НАН Украины в период 2002-2012 г.г. в соответствии с планами научно-исследовательских тем 29/33 (номер госрегистрации 0102U003961) и 29/5 (0103U005251), в которых автор был, соответственно, исполнителем и  ответственным исполнителем.

Большую помощь в работе автору оказали: зав отделом №29, д.т.н., проф., член-корреспондент НАНУ Хорунов В.Ф., д.т.н. Максимова С.В., к.т.н. Шонин В.А., Каратеев М.А., Фридман М.Я., Наконечный А.А., Кузнецов В.М., Ковальчук П.В., Писарев А.Н.,  Зволинский И.В., к.т.н. Стефанив Б.В., сотрудники отдела Физико-химических и металлургических процессов пайки и других отделов ИЭС им. Е.О. Патона.

Всем указанным сотрудникам автор выражает свою глубокую благодарность.

ОБЩИЕ  Выводы

- На основе результатов систематических исследований  сплавов системы Ti-Zr-Co с учетом литературных источников и с использованием симплекс-решетчатого метода планирования эксперимента построена поверхность ликвидуса этой системы. Установлено, что в данной системе имеется область сплавов с пониженной температурой ликвидуса, наиболее перспективная с точки зрения разработки припоев.

- Исследована растекаемость припоев систем Ti-Zr-Co и Ti-Zr-Fe по подложкам из титановых сплавов различных классов. Установлено, что площадь растекания увеличивается с повышением количества легирующих элементов в паяемых титановых сплавах. Так, при исследовании растекания наилучшие результаты получены на сплаве ВТ22.

- Исследована структура и химическая неоднородность перспективного экспериментального  сплава системы Ti-Zr-Co, а также  паяных соединений. Показано, что при  вакуумной пайке титановых сплавов, паяный шов, как таковой отсутствует, а наблюдается зона общих зерен паяемых материалов, где имеется повышенное количество циркония и незначительные количества других составляющих припоя.

- Механические свойства соединений, не уступают свойствам соединений, паянных известными припоями. Прочность соединений, паянных припоем системы Ti-Zr-Co находится на уровне  (в = 660 МПа, (в = 420 МПа (ОТ4), (в = 770 МПа, (в = 510 МПа (ВТ6). Таким образом, разработанный  на базе системы Ti-Zr-Co припой может быть успешно применен для изготовления конструкций из титановых сплавов различного назначения.

- Высокие показатели прочности соединений, выполненных припоем Ti-Zr-Fe как в литом, так и в аморфном виде, позволяет рекомендовать его для изготовления конструкций из титановых сплавов различного назначения. Использование данного припоя позволит существенно расширить область применения пайки титановых сплавов за счет его хорошей биологической совместимости.

- Анализ полученных результатов, полученных с помощью припоев в литом и в аморфном состоянии, показал, что  разница в формировании, структуре и механических свойствах паяных швов, минимальна.

- При использовании  припоев  на основе системы  алюминий-кремний в паяных  швах, кроме интерметаллидных прослоек на базе алюминия и титана,  наблюдается образование силицидов. Они формируются  в виде непрерывной полосы вдоль паяного шва со стороны основного металла, что способствует  образованию дефектов в виде трещин.

- Определено, что для получения паяных соединений титановых сплавов целесообразно использование алюминиевых припоев без кремния, например АД-1, АМг6, TiBrazeAl-642. Наилучшие результаты были получены с использованием припоев на базе системы Al-Mg (АМг6, TiBrazeAl-642).

- Исследовано влияние степени легирования алюминиевых припоев магнием на толщину интерметаллидной прослойки на границе «титан-алюминий» при пайке припоями системы Al-Mg. Установлено, что наличие магния способствует снижению толщины интерметаллидной прослойки. В среднем, увеличение количества магния на 1% снижает толщину интерметаллидой прослойки Ti3Al на 10…15%. Данные цифры остаются справедливы до содержания магния в припое около 5…6%.

- Исследовано влияние температурно-временных циклов пайки и на толщину интерметаллидной прослойки на границе «титан-алюминий». В результате установлено, что температурный интервал пайки 680…700(С является оптимальным для выбранных припойных материалов. Время выдержки при пайке титана данными припоями должно быть минимально возможным для предотвращения образования хрупких интерметаллидных прослоек.

- На основе полученных результатов создана принципиальная технология получения матриц пластинчато-ребристых теплообменников из сплава ВТ 1-0 с применением припоев систем Ti-Zr-Fe и Al-Mg.

Л И Т Е Р А Т У Р А

- A. Shapiro, A. Rabinkin // State of the art and new potential aerospace applications of  titanium-based brazing filler metals: overview./ 2-nd International Brazing and Soldering Conference, San-Diego, CA, Feb. 17-19, 2003.

- Gillespie F. Titanium in fatigue critical military aircraft structures // Fatigue Behavior of titanium alloys, ed. By R.R. Boyer. TMS, 1999, 299-306.

- Колачев Б.А. Ливанов В.А // Механические свойства титана и его сплавов / Москва, Металргия, 1974.

- Н.Ф. Лашко, С.В. Лашко //Пайка металлов/ Москва, Машиностроение 1977, 328 с.

- A.E. Shapiro, Y.A. Flom // BRAZING OF TITANIUM AT TEMPERATURES BELOW 800°C: REVIEW AND PROSPECTIVE APPLICATIONS http://www.titanium-brazing.com/publications/DVS-Manuscript_1020-Copy2-19-07.pdf

- Botstein O., Schwarzman A., and Rabinkin // Induction brazing of Ti-6Al-4V alloy with amorphous Ti-25Zr-50Cu filler metal. / Material Sci. and Eng., A206(1995),14-23.

- Wells R.R. // Low temperature large-area brazing of damage tolerant structure/ Welding. J., 1975, v.54(10), 348-356.

- Wells R.R. 1976. Microstructural control of thin-film diffusion-brazed titanium, Welding Journal, vol.56 (1): 20s-27s.

- Botstein O., Rabinkin // Brazing of Ti-based alloys with amorphous Ti-25Zr-50Cu filler metal. / Material Sci. and Eng., A188(1994),305-315.

- Еременко В.Н. // Титан и его сплавы/ Киев, Издательство АН Украинской ССР, 1960.

- Williamson J.B. Superplastic forming/diffusion bonding of titanium. An Air Force Overview, Titanium 1986 Int. Conf., vol.2, 1087-1112.

- Братухин А.Г., Ушенко К.А. и др.// Новые сварочные сплавы для авиационной промышленности/ Автоматическая сварка, 1993, 11, 33-38.

- Batista R.I.// Brazing of refractory and reactive metals/ ASM Handbook, v.6, 1993, 941-947.

- Kimbal C.E. // Acoustic structures in producing titanium honeycomb acoustic cylinders, Welding J, 1980, 59 (10), 26-30/

- Rabinkin A., Liebermann H., Pounds S., Taylor J., Reidinger F. and Siu-Ching L.// Amorphous Ti-Zr-base Metglas brazing filler metals/ Scripta Met. Et Mater., 1991, v.25, 399-404.

- Onzawa T., Suzumura A. and Ko M.// Structure and Mechanical properties of CP Ti and Ti-6Al-4V alloybrazed joints with Ti-based amorphous filler metalls , Quaterly J., Japan Welding Soc., 1987, v.5(2), 205-211.

- Onzawa T., Suzumura A. and Ko M.// Diffusion brazing of  Ti-21V-4Al (-alloy using Ti-based filler, Quaterly J., Japan Welding Soc., 1989, v.7(4), 460-467.

- Vollmer J., Pohlman M. // Braze titanium, U.S. Patent 6149051, 2000.

- Shapiro A.E. // Cost-effective Ti-Zr-Ni-Cu powder alloys for vacuum brazing of titanium at 1610-1650F / Proc. Of 82-nd  AWS Conf., Cleveland, May 2001.

- Zhuang W.D. and Eagar T.W.// Large gap joining of Ti-6Al-4V with mixed powder interlayers, Science and Technol. of Welding and Joining, Vol.2, #2, 1997, 139-148.

- WESGO Metals, Brazing alloys, precious metals. Production catalog,1998.

- Smeltzer C.E. and Hummer A.N. //  Titanium brazed systems for high temperature brazing / AFML-TL-76-145 (1976).

- Shapiro A.E. // Low-erosion Ti-Zr-Cu-Ni Brazing alloys / U.S. Pat. Appl., 2000.

- Galasso F.S., Delgrosso E.I. and Knutz U.E. // Composite foil for brazing / U.S. Pat. 4034454, 1977.

- Woodward J.R. Liquid interface diffusion method of  bonding titanium // U.S. Pat. 3854194, 1973.

- Dumez B. Study vacuum furnace atmospheres for brazing titanium honeycomb panels // Welding J., 192, 51(7), 346-348.

- Козлов В.В., Горчаков Р.К., Груздев Б.Л. // Пайка изделий из сплава ВТ6 / Автоматическая сварка, 1978, 7, 53-55.

- Калин Б.А., Федотов В.Т., Севрюков О.Н. и Плющев А.Н.// Быстрозакаленные припои для пайки металлических конструкций. / Перспективные материаллы. (Россия), 2001, №6, 82-87.

- Knepper P. and Lohwasser D. //Hochtemperaturloten von Titanstructuren / DVS Berichte v. 208, 83-88.

- ВИАМ. Припои.// Каталог продукции (СССР), 1985.

- Morikawa T., Iwata K., Koso M. // Plate-fin regenerator, JP 2001212664, 2001.

- Howden D.G. and Monroe R.W. // Suitable alloys for brazing titanium heat exchangers/ Welding J., 1972, v.51 ( 1), 31-36.

- Tarral S., Bienvenu Y., Ferte J.P., Clement J.F., Henrion J,p., Colin C. // Repair of  (-TiAl alloys by diffusion brazing technique/  Euromat 99, 200, 1, 261-269.

- Siren M., Bohm K.-H., Ventzke V., Kocak M. // Brazing of (-TiAl alloys for high temperature applications / Euromat 99, 200, 10, 277-282.

- Cadden C.H., Yung N.Y., Headly T.H. // Microstructural evolution and mechanical properties of braze joints in Ti-13,4Al-21,2Nb / Welding J., 1997, v. 76(8), 316-325.

- Chatuverdy M.C., Xu Q., Richards N.L. // Diffusion welding of a Ti-Al alloy. / Processing and fabrication of advanced materials VI.  vol.2, Ed. By Khore et al.,/ London, 1998, 1879-1890.

- Lewis W.J., Faulkner G.E., and Rieppel, 1956. Brazing and soldering of titanium, TML Report No. 45, Battel Memorial Institute, Columbus, OH

- Kaneko R.S., Davis G.W., Woods C.A., Royster D.M. // Low cost fabrication of sheet structure of a new titanium alloy Ti-15V-3Cr-3Al-3Sn / 27-th Nat. SAMPE Symp., 1982, 589-604.

- Key R.E., Burnet L.I., Inouye S. // Titanium structural brazing / Welding J., 1974, v.53(10), 426-431.

- Куфайкин Ю.А., Штукин В.Т. // Расчет параметров процесса пайки титана с использованием Mo-Nb - покрытия. / Сварочное производство,  1977,  №12, с.24-25.

- Chatuverdy M.C., Xu Q., Richards N.L. and Goel N. // Diffusion brazing of a TiAl alloy. / Proc. of  Int. Brazing and Soldering Conf., IBSC-2000, Albuquerque,2000, 42-49.

- Leholm B., Schertzer K., Good s., Widmer R., Schnider J., and Seal C. // Titanium aluminide honeycomb panel structures, EP 1238741, 2002.

- Kreiner K.B., Bronson D., Stechman C.R., Wolf P.E. and Niederman J.M. // Fabrication of a rocket engine with a transition structure between combustion chamber and injector. / U.S. Pat. 6249967 2001.

- Cowless B.A. Application and life prediction of titanium alloys in military gas turbine engines. // Fatigue Behavior of itanim alloys. / MMM society, 1999, 279-289.

- Walker N.A. Glower N.E. Applications of intermetallics in the gas turbine. / Structural Intermetallics 2001, ed. By K.J. Hemker. TMS, 2001, 19-24.

- Froes F.H., et al. // Advanced aerospace Materials: Titanium Aluminides and Metal Matrix Composites. // Advanced topics in material Science and Eng. / NY, 1993,23-46.

- Ress R.A. Jr., ewing B.A., and King B.P.// High stiffness airfoils and method of manufacture, U.S. Pat. 6190133, 2001.

- Berton B., Roquet A. // Manufacturing and characterization of titanium matrix composites for aerospace application. / ECCM-8, Europian Conf. On Composite Mat., 1998, Naples, v.1, 275-282.

- Пайка тонколистовых конструкций из титановых сплавов аморфными припоями СТЕМЕТ // Калин Б.А., Севрюков О.Н., Федотов В.Т./ Сварочное производство №9, 1996, с.23–24.

- Хорунов В. Ф., Максимова С. В. Вакуумная пайка тонколистовых металлов //Сб. докл. 7-й Междунар. конф. “Вакуумные нанотехнологии и оборудование”.2—6 окт. 2006 г., г. Харьков. — В 2-х т. — Т. 1. — Харьков: ННЦ “ХФТИ”,2006. — С. 62—65.

- Хорунов В.Ф. Пайка алюминидов титана. Проблемы и достижения / В.Ф.Хорунов, С.В.Максимова, В.В.Воронов // Сборник материалов Междунар. науч.-техн. конф. «Пайка – 2008» г. Тольятти, 10– 12 сент, 2008. – Тольятти: ТГУ, 2008. – С. 139 – 148.

- Пайка титана / Zum Lotch von Titan.// Schweisstechnik (DDR), 1980, #5, 20–21.

- Tiner N.A. 1955. Metallurgical aspects of silver brazing titanium, Welding Journal, vol.34(9):846-850.

- Shiue R.K., Wu S.K., and Chen S.Y. 2003. Infrared brazing of TiAl using Al-based brazedalloys, Intermetallics, vol. 11: 661-671.

- Dong Z.H. and Fan H.Y. 2004. Effects of Ag-based brazing filler metals on Ti alloys, Rare metals and Cemented carbides (China), vol. 32 (3):14-18.

- Пайка нахлесточных соединений из титана алюминиевыми припоями // Нестеров А. Ф., Студенов Г.В./ Повышение качества и эффективности сварочного производства на предприятиях города Москвы. Материалы семинара./Мю 1987, 38–44.

- Вакуумная пайка титана алюминиевыми припоями.// Takemoto Tadashi/ кейкиндзоку, J. Jap. Inst. Light. Met./1986, 39, #10, 627-632.

- Способ пайки конструкций из титана и его сплавов// Долгов Ю. С., Нестеров А. Ф./ А.с. 1140905 СССР МКИ В23 К1/19

- Способ пайки титана//Мурах М. А., Андрюшечкин В. И./ А.с. 852469 СССР 1981 №29 МКИ В23 К1/19

- Влияние легирования алюминиевых сплавов редкоземельными металлами на смачивание ими титановых сплавов//Зверев О. М. И др. / строение и свойства мет. и шлак. расплавов: Всес. Конф. 1990 т.2, ч.2.– Челябинск. 1990.– с.–164.

- Пайка титановых конструкций алюминиевыми припоями Нестеров А. Ф., Долгов Ю. С., Телков А. М. “Припои для пайки совр. матер./ Киев 1985. 39–45.

- Пайка титана алюминиевыми припоями //Н.М. Соколова, В.Н. Перевезенцев/ Прогресс. Методы высокотемпературной пайки/ Киев 1989, с. 28–31.

- Кинетика охрупчивания титана в условиях диффузионной пайки.//КуфайкинФ.Я., Петрунин И.Е., Шибалов М.В., Штуки В.Т. – Сб. “Пайка в промышленности” №1, М. 1970, с. 95-103.

- Диффузионная сварка титана (обзор зарубежной литературы)// А.А. Гельман/ Сварочное производство №12, 1987, с.39-41

- Кето С. Сварка в самолетостроении//Кикай сэккей. 1984. Т. 28. №14 с. 67-72

- Takemoto T., Nakamura H., and Okamoto I. 1990. Strength of titanium brazed joints with aluminum filler metals, Transactions of Japan Welding Research Institute, vol. 19 (1): 45-49.

- Martin G. 1971.Brazing thin gage titanium sandwich structures, Metal Progress, 99(3):89-90

- Sohn W.H, Bong H.H. and Hong S.H. 2003. Microstructure and bonding mechanism of Al/Ti joint using Al-10Si-1Mg filler metal, Materials Science and Engineering, A355: 231-240.

- Nesterov A.F., Dolgov Y.S., and Telkov A.M. 1990. Formation of brazed joints of titaniumbrazed using aluminum alloys, Welding Int., 4 (3): 213-215.

- Indium Corp., 2005. Products Catalog, www.indium.com/products

- Аморфные ленточные припои для высокотемпературной пайки. Опыт разработки технологии производства и применения// Калин Б.А., Севрюков О.Н., Федотов В.Т./ Сварочное производство №1, 1996, с.15–19.

- Влияние припоя ВПр 16 на прочность титановых сплавов // Муравьев Р.С., Шалунов С. А., Широких Д. П., Лупанова Н. Н./Прогресс. Методы высокотемпературной пайки.– Киев, 1989.– с. 71–75.

- Кинетика охрупчивания титана в условиях диффузионной пайки.//КуфайкинФ.Я., Петрунин И.Е., Шибалов М.В., Штуки В.Т. – Сб. “Пайка в промышленности” №1, М. 1970, с. 95-103.

- Brazing of titanium with new biocompatible brazig filler alloys// H. Muller, J. Breme/ “Titanium `99 Science and technology” Proc. of the Ninth World Conf. on Titanium., CRISM “Prometey”, Saint-petersburg, Russia 7-11 June 1999. p.1758-1655.

- Lesgourgaes J. 1977. Brasage haute temperature de l’alliage de titane TA6V, JJW Annual Assembly and High Temperature Brazing Colloquium, Copenhagen, Danmark.

- Howden D.G. and Monroe R.W. 1972, Suitable alloys for brazing titanium heat exchangers, Welding Journal, vol. 51(1): 31-36.

- Fabrication of titanium neutral source heat exchanger/Dixon R. P. ,Crane H. M., Crisler T. L., Vigil V./ Welding Journal 1984, 63, #4, 43–44.

- Способ контактно-реактивной пайки титановых сплавов / Шпигель А. С. Рыльников В. С. Экимян М. Г. А.с. 1368122 СССР МКИ В23 К1/19

- Welding and brazing of titanium alloys / Zamkov V. N.// Titanium Sci. And Technol. Proc. 5 Int. Conf. Munich, Sept. 10–14 1984 Vol 2 // Oberusel, 1985, 771–782.

- Способ пайки деталей из титана и его сплавов/ Шпигель А. С., Перевезенцев Б. Н. и др. А.с. №804268 СССР В23 К1/20

- Способ диффузионной сварки титана/ Вати Хироси, Фунамото Такао  и др. Заявка 59-225881, Япония МКИ В23 К1/00

- Материал для диффузионной сварки через жидкую прослойку титановых сплавов. Заявка 63260686 Япония, МКИ4 В23 К20/00 / Като Мицуо.

- Пути повышения уровня и стабильности механических характеристик сварных соединений из титанового сплава ОТ4, полученных диффузионной сваркой// В.В. Пешков, В.Н. Родионов/ Автоматическая сварка, № 11, 1984, с.39-43.

- Кинетика образования соединения при диффузионной сварке титанового сплава ВТ5// В. В. Пешков, В. Н. Родионов, , В. Н. Милютин, М. Б. Никголов/ Автоматическая сварка, № 7, 1984, с.27-31.

- Сварка титановых сплавов ОТ4, ВТ6 и ВТ15 в твердом состоянии в режиме сверхпластичности//М. X. Шоршоров, Э. М. Дзнеладзе, А. С. Тихонов Э. С. Каракозов Б, А. Матюшкин/ Сварочное производство, №10, 1975, с.20-22

- Микроструктура, как фактор управления процессом диффузионной сварки титановых слоистых конструкций// В.В. Пешков, В.Н. Родионов/ Актуальные проблемы сварки цветных металлов; Киев 1985, с.232-235.

- Бондарь А.В., Киреев Л.С., Пешков В.В., Шурунов В.В.// Диффузионная сварка титана и его сплавов/ Воронеж, издательство Воронежского государственного университета; 1998 г., 256с.

- Диффузионная сварка титана (обзор зарубежной литературы)// А.А. Гельман/ Сварочное производство №12, 1987, с.39-41

- Кето С. Сварка в самолетостроении//Кикай сэккей. 1984. Т. 28. №14 с. 67-72

- Диффузионная сварка титановых сплавов в авиационной технике//Макото Осуми, Син-итиро Кието, Митсумассо Сакамото/ Мицубиси дзюко гихо. 1984. т.21. №1. С. 117-124

- Технология соединения титана//Ояма Хидзито/ Кидзоку Metalls and Technology. 1986. T. 56. #5 c. 28-31.

- Application of diffusion welding in USA//Owcharsky W.A., Polonis D.R.,/ Welding Journal 1981 vol. 60 #2 p.22-23

- Hamilton C.H. , Asani L.A. Method of supersonic forming of metals with concurrent diffusion bondig  US Patent, #3920175, 1975, cl. 228-173 (B23 K 310/00)

- Уизерт Э.Д., Стейчер Д.У./ Совмещенная сверхпластическая формовка и диффузионная сварка титана.// Сверхпластическая формовка конструкционных сплавов. М. Металлургия, 1985. с 268-282.

- Вильямсон Д.Ф./ Применение сверхпластической формовки с диффузионной сваркой в авиакосмической промышленности. // Сверхпластическая формовка конструкционных сплавов. М. Металлургия, 1985. с.268-282

- Degussa Corp. (Umicore Corp.), 2005. Products Catalog, www.brazetec.com/brazetec/content_en/products/Hartlote.cfm

- Alexander Shapiro, Anatol Rabinkin. // - STATE OF THE ART OF TITANIUM-BASED BRAZING FILLER METALS - Welding Journal, 2003. Vol. 82 (10), p.36-43.

- http://www.titanium-brazing.com/products.html

- WESGO Metals, 2005, Products Catalog, www.wesgometals.com

- Новые аморфные припои для пайки титана и его сплавов// Б.А. Калин, О.Н. Севрюков, В.Т. Федотов,  А.Н. Плющев,  А.П. Яйкин, инж. - Сварочное производство. 2001. №3. с. 37-39.

- Композиционная фольга припоя / Пат. 4780374 США. МКИ4 В32 В15/00 Mizuhara Howard

- Способ диффузионной сварки титана/ Вати Хироси, Фунамото Такао  и др. Заявка 59-225881, Япония МКИ В23 К1/00

- Диффузионная сварка титановых изделий / Ивакура Дзюити, Кавамура Аки. Япон. Заявка, кл. 12 В4. (В23 К19/00), № 54-82344

- Brassage, brassge-diffusion et sundage par diffusion du titane it de ses aliages / Lesgeorge Jaques // Aeronaut. et astronaut., 1981, #2, 69-78.

- Fabrication of titanium neutral source heat exchanger/Dixon R. P. ,Crane H. M., Crisler T. L., Vigil V./ Welding Journal 1984, 63, #4, 43–44.

- И.Г. Зедгенидзе// «Планирование эксперимента для исследования много компонентных систем.- М., «Наука», 1976 стр. 390.

- H. Scheffe// Experiments with mixtures.- J. Roy. Statist. Soc. , 1958 Ser. B. 20, #2, 344

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html