Цванкина, Алла Леонидовна.

Изменение структуры и свойств полиамидов в процессе старения : диссертация ... кандидата химических наук : 01.04.19. - Москва, 1985. - 202 с. : ил.

Оглавление диссертациикандидат химических наук Цванкина, Алла Леонидовна

ВВЕДЕНИЕ.

ГЛАВА. I. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОШЕНЫ СТАРЕНИЯ

ПОЛИМЕРОВ (Литературный обзор)

1.1. Основы теории старения полимеров

1.1.1. Термоокислительная деструкция полимеров.

1.1.2. Гидролиз и пластификация полимеров в присутствии влаги.

1.1.3. Старение полимеров под действием УФ-излучения.

1.1.4. Влияние физической структуры полимеров на процесс старения.

1.2. Старение алифатических полиамвдов у.

1.2.1. Химическое строение, структура и полиморфные превращения в полиамидах.

1.2.2. Влияние термоокислительной деструкции на свойства полиамидов.

1.2.3. Изменение структуры и свойств полиамидов под действием воды.

1.2.4. Влияние УФ-облучения на структуру и свойства полиамидов.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА.

2.1. Объекты исследования и условия старения.

2.2. Определение механических свойств полиамидов.

2.3. Определение вязкости растворов и молекулярной массы.

2.4. Определение плотности.

2.5. Исследование физической структуры полиамидов.

2.5.1. Рентгенографические методы исследования.

2.5.2. Методика разделения рефлексов и расчета дифрактограмм.

2.5.3. Методы оптической микроскопии, дифференциальной сканирующей калориметрии, ИК-спектроскопии,

ЭПР и двойного лучепреломления.

2.6. Применение метода ЭСХА. для исследования структуры поверхности полиамидов.

ГЛАВА 3. ТЕШ0В1АЖН0СТН0Е СТАРЕНИЕ ПОЛИАМВДОВ.

3.1. Изменение структуры и свойств полиамида 6, в процессе старения

3.2. Влияние термовлажностного старения на структуру и свойства изотропного и ориентированного полиамвда

3.3. Исследование поверхности полиамвда 12, состаренного во влажной атмосфере,с помощью ЭСХА. III

3.4. Влияние влажности на структурные превращения поликапроамвда в процессе старения.

ГЛАВА 4. СТАРЕНИЕ ПОЛИАМВДОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ УФ

ОЕЯУЧЕНШ

4.1. Изменение структуры и некоторых свойств изотропных и ориентированных пленок полиамвда в процессе фотостарения

4.2. Влияние УФ-облучения на физико-механические свойства и структуру изотропного и ориентированного полиамида 6,

4.3. Исследование поверхности фотоокисленного полиамвда 12 с помощью ЭСХА.

4.3.1. Влияние ориентации на скорость деструктивных процессов при УФ-облучении.

4.3.2. Влияние степени кристалличности полиамвда на процесс его фотоокисления

ЗАКШСНЕНИЕ.

ВЫВОДЫ

6

6