## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ КОЛОЇДНОЇ ХІМІЇ ТА ХІМІЇ ВОДИ

ім. А.В. ДУМАНСЬКОГО

На правах рукопису

КОЗЯТНИК ІВАН ПЕТРОВИЧ

УДК 504.45[628.161.2+661.183.2]:547.992

ПЕРЕТВОРЕННЯ ПРИРОДНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В ПРОЦЕСАХ ВОДООЧИСТКИ ТА ВОДОПІДГОТОВКИ

21.06.01 – Екологічна безпека

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата хімічних наук

Науковий керівник

Мєшкова-Клименко Наталія Аркадіївна

доктор хімічних наук, професор,

Київ - 2008

# ЗМІСТ

ЗМІСТ		2

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕННЬ	5

ВСТУП		6

РОЗДІЛ 1.	РОЛЬ ПРИРОДНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У ПРОЦЕСАХ ПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ	13

1.1.	Природні органічні речовини в поверхневих джерелах водопостачання	13

1.2.	Поведінка природних органічних речовин у процесах водопідготовки	16

1.3.	Вплив різних форм органічного вуглецю на ефективність його вилучення у процесах водопідготовки	19

1.4.	Адсорбція природних органічних речовин активованим вугіллям	21

1.5.	Біологічно активне вугілля та особливості його функціонування в процесах очищення води	25

1.6.	Суміщення окиснення та фільтрування через шар активованого вугілля в процесах підготовки питної води	28

1.7.	Екологічно привабливі та економічно придатні методи регенерації активованого вугілля	32

РОЗДІЛ 2.	МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ	37

2.1.	Об’єкти дослідження	37

2.2.	Дослідження адсорбції в рівноважних умовах	42

2.3.	Дослідження адсорбції в динамічних умовах	43

2.4.	Визначення величини зміни вільної енергії адсорбції Гіббса сорбатів на активованому вугіллі за методом “умовного” компоненту	44

2.5.	Визначення біологічно доступного органічного вуглецю	46

2.6.	Визначення кислотно-основних характеристик поверхні активованого вугілля	47

2.7.	Озонування розчинів фульвокислот	48

2.8.	Регенерація біологічно активного вугілля	49

2.9.	Визначення концентрації пероксиду водню в розчинах фульвокислот	50

2.10.	Визначення кількості мікроорганізмів на біологічно активному вугіллі		50

2.11.	Інструментальні методи дослідження	51

2.12.	Оцінка достовірності аналітичних даних	52

2.12.1.	Оцінка відтворюваності спектрофотометричного методу визначення фульвокислот	54

2.12.2.	Оцінка відтворюваності фотометричного методу визначення пероксиду водню	55

2.12.3.	Оцінка відтворюваності визначення загального органічного вуглецю		57

2.12.4.	Оцінка похибки при визначенні величини рівноважної адсорбції фульвокислот	58

2.12.5.	Оцінка похибки при визначенні величини біологічно доступного органічного вуглецю	58

2.12.6.	Оцінка похибки при визначенні величини статичної обмінної ємності активованого вугілля	59

РОЗДІЛ 3.	ДОСЛІДЖЕННЯ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФУЛЬВОКИСЛОТ У ВОДНИХ РОЗЧИНАХ ТА УТВОРЕННЯ НАТИВНОЇ БІОПЛІВКИ НА АКТИВОВАНОМУ ВУГІЛЛІ	61

3.1.	Вивчення хімічних властивостей фульвокислот	61

3.2.	Встановлення ступеня біологічної доступності природних органічних речовин у водних розчинах	65

3.3.	Встановлення наявності нативної біоплівки на активованому вугіллі після довготривалого фільтрування розчинів фульвокислот	67

РОЗДІЛ 4.	ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОГО ОЗОНУВАННЯ РОЗЧИНІВ ПРИРОДНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН НА ЇХ ВИЛУЧЕННЯ АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ	71

4.1.	Рівноважна адсорбція фульвокислот на активованому вугіллі та вплив на неї попереднього озонування розчинів	71

4.2.	Фільтрування модельних розчинів фульвокислот через біологічно активне вугілля	78

РОЗДІЛ 5.	ВПЛИВ ПЕРОКСИДУ ВОДНЮ НА ВИЛУЧЕННЯ ПРИРОДНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН АКТИВОВАНИМ ВУГІЛЛЯМ	87

5.1.	Взаємодія пероксиду водню з шаром активованого вугілля в процесі фільтрування розчину пероксиду водню	87

5.2.	Використання пероксиду водню для підвищення ефективності роботи фільтра з біологічно активним вугіллям	92

РОЗДІЛ 6.	ПОЄДНАННЯ БІОРЕГЕНЕРАЦІЇ АКТИВОВАНОГО ВУГІЛЛЯ З ІНШИМИ ЕКОЛОГІЧНО ПРИЙНЯТНИМИ МЕТОДАМИ РЕГЕНЕРАЦІЇ	100

6.1.	Поєднання біологічної та елюентної регенерації активованого вугілля	100

6.2.	Використання м’яких термічних методів та ультразвуку для регенерації активованого вугілля після його довготривалої експлуатації	112

6.3.	Вплив попереднього озонування на біорегенерацію активованого вугілля в процесі довготривалої експлуатації	118

РОЗДІЛ 7.	РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ ДАНИХ ПРО ПОВЕДІНКУ ПРИРОДНИХ ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН В ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСАХ ПІДГОТОВКИ ПИТНОЇ ВОДИ	123

ВИСНОВКИ		128

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ	129

# ВСТУП

Актуальність теми. Забезпечення населення якісною питною водою є одним із найважливіших завдань, які стоять перед державою в царині її екологічної безпеки. Одержання питної води високої якості базується на використанні досконалих сучасних технологій, створення яких потребує наукового обґрунтування. Для значної частини населення України основним джерелом питного водопостачання є р. Дніпро. Однією з головних причин, які обумовлюють погіршення якості питної води і, таким чином, створюють передумови екологічної небезпеки для населення, є наявність в поверхневих природних водах органічних речовин. Особливо це характерно для вод басейну Дніпра, де вміст природних органічних речовин в окремі періоди досягає 30-40 мг С/дм3 за загальним органічним вуглецем. ПОР є джерелом утворення токсичних галогенпохідних сполук при хлоруванні води, а також причиною небезпечного вторинного забруднення води в водорозподільних мережах при її транспортуванні внаслідок біообростання трубопроводів. Для запобігання цьому явищу потрібно до мінімуму зводити вміст у воді органічних речовин, доступних для життєдіяльності мікроорганізмів, тобто забезпечити отримання біологічно стабільної води, що є запорукою екологічної безпеки при споживанні води людиною. Основним типом ПОР, що присутні у воді р. Дніпро, є фульвокислоти. Їх вміст досягає 80-90 % від концентрації ЗОВ, хоча буває і нижчим – 25-60 %. Ці речовини практично не вилучаються традиційними технологіями, які характерні для більшості українських станцій водопідготовки (коагулювання – відстоювання – фільтрування – постхлорування). Тому важливим є дослідження з видалення ФК такими методами, які забезпечують максимально повне їх вилучення. Одним із найперспективніших є метод фільтрування води через біологічно активне вугілля, який є екологічно чистим і безпечним процесом.

Основними факторами, які визначають ефективне функціонування систем з БАВ, є адсорбційні характеристики активованого вугілля та розчиненої речовини, спроможність її засвоєння мікроорганізмами біоплівки БАВ та наявність у воді необхідних для життєдіяльності мікроорганізмів сполук, зокрема розчиненого кисню. Контроль та регулювання цих характеристик визначає можливість ефективного керування процесами фільтрування води через БАВ та одержання біологічно стабільної води.

Іншим напрямком, який дозволяє підвищити ефективність використання БАВ, є застосування екологічно та економічно прийнятних методів його регенерації. Традиційна термічна регенерація АВ у цьому випадку є непридатною, оскільки вона призводить до знищення біоплівки на БАВ та втрат до 20% вугілля від обгару. Тому необхідно розробляти альтернативні методи відновлення адсорбційної ємності БАВ і активності біоплівки та підвищувати їх ефективність.

Таким чином, дослідження можливостей і шляхів підвищення ефективності процесів глибокого вилучення ПОР при підготовці питної води з метою досягнення її біологічної стабільності шляхом застосування БАВ є актуальним питанням, як з точки зору забезпечення екологічної безпеки при споживанні питної води, так і для забезпечення екологічно сприятливих умов протікання процесів глибокої очистки води і відновлення адсорбційної здатності АВ.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась у відповідності до плану науково-дослідних робіт Інституту колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України за темами: відомчі теми НАН України: “Адсорбція органічних домішок і дифузія у водних розчинах при одночасному перебігу колоїдно-хімічних і біохімічних процесів на поверхні розподілу фаз” (2004-2006 рр., № держреєстрації 0104U000700) та “Створення наукових засад управління процесами вилучення і трансформації органічних і неорганічних речовин при обробці води” (2007-2011 рр., № держреєстрації 0107U000149). Конкурсні теми НАН України: “Фізико-хімічні принципи управління хімічними реакціями у водних середовищах” (2002-2006 рр., № держреєстрації 0102U000940) та “Стратегія розвитку досліджень в галузі хімії, фізики, біології води та фундаментальних основ колоїдної хімії” (2007-2011 рр., № держреєстрації 0107U000148) за програмами відділення хімії НАН України; “Розробка сучасних економічних і екологічно безпечних методів і технології підготовки високоякісної питної води” (2004-2006 рр., № держреєстрації 0104U007041) та “Розробка нових комплексних підходів очистки, знезараження та оцінки токсичності води” 
(2007-2008 рр., № держреєстрації 0107U005636) в рамках програми прикладних досліджень НАН України “Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище людини”; “Оцінка еколого-гігієнічного стану і перспектив використання поверхневих вод України як джерел питного водопостачання” (2007-2009 рр., 
№ держреєстрації 0107U006462) в рамках програми прикладних досліджень НАН України “Стратегічні мінеральні ресурси України”; грант НАН України для молодих вчених “Біосорбція органічних та неорганічних сполук в процесах очищення природних та стічних вод” (2005-2006 рр., № держреєстрації 0105U006217). Державна тема: “Створення комплексної технології очищення питної води з відкритих джерел водопостачання” (2005-2008 рр., № держреєстрації 0105U006219, наказ Держжитлокомунгоспу України від 28.01.2004 р. № 17). В усіх вище згаданих науково-дослідних роботах здобувач був виконавцем.

Мета і завдання дослідження. Метою роботи було встановлення закономірностей перетворення і глибокого вилучення природних органічних речовин з поверхневих вод на біологічно активному вугіллі і можливостей підвищення ефективності процесу для забезпечення умов екологічної безпеки людини при споживанні біологічно стабільної високоякісної питної води.

Для досягнення цієї мети необхідно було вирішити наступні науково-практичні завдання:

  - Дослідити перетворення різних форм ЗОВ (на прикладі ФК) в процесах аерування, окиснення і адсорбції для визначення умов ефективного вилучення ФК в процесах водоочистки та водопідготовки.

  - Встановити зміну ступеня біологічної доступності суміші ПОР р. Дніпро в процесах біологічного і хімічного окиснення та її вплив на процеси водопідготовки.

  - Оцінити адсорбційну здатність АВ відносно ФК в розбавлених розчинах в рівноважних умовах, вплив на неї окиснення ФК озоном і пероксидом водню та визначити критерій, який кількісно характеризує ці процеси.

  - Дослідити особливості вилучення ФК з різним вмістом біологічно доступного органічного вуглецю у процесах фільтрування через шар БАВ і встановити фактори, які впливають на підвищення їх ефективності та досягнення біологічної стабільності води.

  - Дослідити можливості біологічної регенерації БАВ і підвищення ступеня його регенерації іншими екологічно і економічно придатними методами.

  - Оцінити ефективність застосування БАВ у процесах підготовки високоякісної біологічно стабільної питної води і запропонувати екологічно прийнятні технологічні прийоми суттєвого її підвищення.

Об’єкт дослідження – процеси отримання питної води з поверхневих джерел водопостачання з високим вмістом природних органічних речовин на біологічно активному вугіллі та його регенерація екологічно та економічно прийнятними методами.

Предмет дослідження – водні розчини природних органічних речовин (фульвокислот), біологічно активне вугілля.

Методи дослідження. Для встановлення властивостей ФК у водних розчинах використано методи ядерно-магнітного резонансу, потенціометричного титрування. Аналітичне визначення ФК проводили спектрофотометричним, окиснювально-каталітичним та фотометричним методами. Для дослідження глибокого вилучення ФК із водних розчинів на АВ застосовано методи оцінки рівноважної та динамічної адсорбційних ємностей. Визначення ефективності вибірковості адсорбції ФК в рівноважних умовах проводили термодинамічними методами, оцінюючи величину зміни вільної енергії адсорбції Гіббса. Структурно-сорбційні характеристики АВ визначали за низькотемпературною сорбцією азоту та сорбцією п-хлораніліну з водного розчину. Біологічну доступність органічного вуглецю в розчинах ФК досліджували шляхом визначення мінімального вмісту ЗОВ, що спостерігається в процесі інкубації з біологічно активним піском. Концентрацію розчиненого кисню визначали потенціометрично. Рівень залишкового та поглиненого озону визначали фотометрично та йодометрично.

Наукова новизна одержаних результатів. На основі комплексного дослідження перетворення природних органічних речовин у процесах окиснення та адсорбції на БАВ (на прикладі фульвокислот) розвинуто уявлення про роль і внесок біологічних та адсорбційних процесів у загальну ефективність глибокого вилучення природних органічних речовин з води та шляхів її підвищення.

Вперше показано можливість використання пероксиду водню для збагачення розчинів, які фільтруються через шар БАВ, киснем, що призводить до підвищення ефективності функціонування біоплівки в даній системі в 2 рази. Це в свою чергу дозволяє подовжити міжрегенераційний період та отримати питну воду поліпшеної якості.

Вперше оцінено ступінь самовільної біорегенерації БАВ у процесах довготривалого фільтрування розчинів природних органічних речовин. Запропоновано методи досягнення повної регенерації БАВ шляхом доповнення біорегенерації іншими екологічно та економічно прийнятними методами. Це дозволяє за певних умов повністю відмовитися від використання високотемпературної регенерації АВ, яка є екологічно небезпечною.

Вперше у вітчизняній практиці використано показник біологічно доступного органічного вуглецю для передбачення технологічних режимів видалення природних органічних речовин з води р. Дніпро на різних стадіях водопідготовки.

Подальший розвиток отримали уявлення щодо специфіки адсорбційної поведінку ПОР зі складним фракційним складом. Встановлено існування по меншій мірі двох фракцій з різною адсорбційною здатністю, яка зрівнюється при озонуванні розчинів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що виявлено шляхи підвищення ефективності процесів підготовки питної води екологічно прийнятними методами. Встановлено раціональні технологічні режими застосування БАВ в процесах глибокої очистки питної води від ПОР. Запропоновано методи регенерації АВ без його перезавантаження безпосередньо в адсорбційних фільтрах у процесах довготривалої експлуатації, що не призводить до негативних екологічних наслідків. На основі встановлення зміни вмісту БДОВ в природних водах в процесах обробки запропоновано найбільш доцільну послідовність здійснення технологічних прийомів при підготовці високоякісної, біологічно стабільної питної води.

Особистий внесок здобувача. Вивчення джерел літератури, основний обсяг експериментальної роботи, обробка та аналіз отриманих даних проведено особисто здобувачем. Постановку загальної задачі досліджень, трактування та узагальнення експериментальних результатів, обговорення висновків дисертації проводили спільно з науковим керівником – д.х.н., проф. Мєшковою-Клименко Н.А. та к.х.н., с.н.с. Савчиною Л.А. Узагальнення та обговорення літературних і експериментальних даних проводили з академіком НАН України 
Гончаруком В.В. Експерименти з елюентної регенерації АВ було проведено разом з н.с. Самсоні-Тодоровим О.О. Експерименти з визначення впливу пероксиду водню на активність біоплівки на АВ було проведено разом з пров. інженером 
Врубель Т.Л. Все вищезазначене відображено у спільних публікаціях.

Аналіз пористої структури АВ за сорбцією азоту виконано в Інституті сорбції та проблем ендоекології НАН України; ЯМР-спектри ФК було отримано в Інституті металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України.

Апробація результатів дисертації. Результати досліджень, представлені в дисертаційній роботі, пройшли апробацію на наукових конференціях: Конференція молодих вчених “Колоїдно-хімічні проблеми охорони довкілля” (Київ, Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А.В. Думанського НАН України – 2005, 2006, 
2007 рр.); Всеукраїнська конференція студентів та аспірантів “Сучасні проблеми хімії” (Київ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – 2006 р.). Міжнародних наукових конференціях: NATO Advanced Research Workshop “Pure and Applied Surface Chemistry and Nanomaterials for Human Life and Environment Protection” (Kyiv, Ukraine – 2005); X Ukrainian-Polish (Lviv-Uzlissia, Ukraine – 2006) та XI Polish-Ukrainian (Krasnobród-Zamość, Poland – 2007) Symposium “Theoretical and Experimental Studies of Interfacial Phenomena and their Technological Applications”,); VI European Congress of Chemical Engineering (Copenhagen, Denmark – 2007); 22nd Conference of the European Colloid and Interface Society (Krakow, Poland – 2008); IWA Conference Natural Organic Matter: From Source to Tap (Bath, UK – 2008); III Central and Eastern Europe Conference on Health and the Environment (Cluj-Napoca, Romania – 2008).

Публікації. За матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 17 робіт: 
8 статей в наукових журналах, з них 6 статей у фахових виданнях, 7 тез в збірниках матеріалів наукових конференцій, отримано 2 патенти.

Структура дисертації. Дисертація складається з вступу, 7 розділів, висновків, списку використаних джерел літератури. Робота викладена на 151 сторінці друкованого тексту, вміщує 23 рисунки, 35 таблиць та список використаних джерел літератури з 239 найменувань на 23 сторінках.

# ВИСНОВКИ

У дисертації вирішена задача зниження екологічного ризику для населення при споживанні питної води шляхом досягнення біологічної стабільності води при водопідготовці за рахунок трансформації та глибокого вилучення природних органічних речовин, що перешкоджає утворенню токсичних хлорорганічних сполук і біообростанню водорозподільних мереж.

  - Показано, що ефективність біофільтрування розчинів ФК на БАВ залежить від рівня БДОВ у загальному вмісті органічного вуглецю та зміни вільної енергії адсорбції, які добре між собою корелюють. Зниження частки БДОВ шляхом попереднього аерування знижує ефективність біофільтрування розчинів ФК.

  - Багатоступеневе озонування розчинів ФК суттєво підвищує вміст БДОВ, загальну ефективність біофільтрування і призводить до зниження БДОВ до величини 0,3 мг С/дм3 після біофільтрування, що відповідає стану біологічно стабільної води.

  - Вперше встановлено, що збагачення розчинів ФК розчиненим киснем шляхом додавання до них пероксиду водню з концентрацією 5 мг/дм3 призводить до підвищення ефективності біофільтрування в 2 рази.

  - Вперше встановлено, що ступінь самовільної біорегенерації БАВ від ПОР в процесі довготривалої роботи фільтра з очистки питної води досягає 68-83% у верхній частині фільтра і 90-99% в нижній частині фільтра.

  - Практично повне відновлення адсорбційних властивостей БАВ після тривалого фільтрування в доповнення до самовільної біорегенерації може бути здійснене шляхом поєднання низькотемпературної теплової обробки АВ із промиванням його розчином лугу.

  - На основі отриманих даних запропоновано раціональну послідовність здійснення технологічних процесів при підготовці питної води з поверхневих джерел водопостачання з високим вмістом ПОР для отримання високоякісної біологічно стабільної води із вмістом БДОВ 0,3 мг С/дм3.

# СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Garnier C. Influence of dissolved organic carbon content on modelling natural organic matter acid-base properties / C. Garnier, S. Mouner, J.Y. Benaim // Water Res. – 2004. – V.38, № 3. – P.3685-3692.

- Buffle J. Complexation reactions in aquatic systems: An analytical approach / J. Buffle – New-York: Ellis Horwood Limited, 1988. – 692 p.

- Byrne R.H. Specific problems in the measurement and interpretation of complexation phenomena in seawater (Technical Report) / R.H. Byrne // Pure Appl. Chem. – 1996. – V.68, №8. – P.1639-1656.

- Świetlik J. Reactivity of natural organic matter fractions with chlorine dioxide and ozone / J. Świetlik, A. Dąbrowska, U. Raczyk-Stanisławiak et al. // Water Res. – 2004. – V.38, №3. – P.547-558.

- Maurice P.A. A comparison of surface water natural organic matter in raw filtered water samples, XAD, and reverse osmosis isolates / P.A. Maurice, M.J. Pullin, 
S.E. Cabanies et al. // Water Res. – 2002. – V.36, №9. – P. 2357-2371.

- Leenheer J.A. Comprehensive approach to preparative isolation and fractionation of dissolved organic carbon from natural waters and wastewaters / J.A. Leenheer // Environ. Sci. Technol. – 1981. – V.15, №5. – P.578-587.

- Peurovuori J. Multi-method characterization of lake aquatic humic matter isolated with two different sorbing solids / J. Peurovuori, K. Pihlaja // Anal. Chem. Acta. – 1998. – V.363, №2. – P.235-247.

- Peurovuori J. Comparisons of sorption of aquatic humic matter by DAX-8 and XAD-8 resins from solid-state 13C NMR spectroscopy’s point of view / J. Peurovuori, P. Ingman, K. Pihlaja, R. Koivikko // Talanta. – 2001. – V.55. – P.733-742.

- Perminova I.V. Molecular weight characteristics of humic substances from different environments as determined by size exclusion chromatography and their statistical evaluation / I.V. Perminova, F.H. Frimmel, A.V. Kudryavtsev et al. // Environ. Sci. Technol. – 2003. – V.37, №11. – P.2477-2485.

- Aiken G.R. Isolation of hydrophilic organic acids from water using nonionic macroporous resins / G.R. Aiken, D.M. McKnight, K.A. Thorn, E.M. Thurman // Org. Geochem. – 1992. – V.18, №4. – P.567-573.

- Marhaba T.F. Changes in NOM fractionation through treatment: a comparison of ozonation and chlorination / T.F. Marhaba, D. Van, R.L. Lippincott // Ozone Sci. Eng. – 2000. – V.22. – P.249-266.

- Barber L.B. Nature and transformation of dissolved organic matter in treatment wetlands / L.B. Barber, J.A. Leenheer, T.I. Noyes, E.A. Stiles // Environ. Sci. Technol. – 2001. – V.35. – P.4805-4816.

- Korshin G.V. Monitoring the properties of natural organic matter through UV spectroscopy: A consistent theory / G.V. Korshin, C.-W. Li, M.M. Benjamin // Water Res. – 1997. – V.31, №7. – P.1787-1795.

- Erk M. Anodic stripping voltammetry in the complexation study of the peptide Lys-Cys-Thr-Cys-Cys-Ala [56–61] MT I and cadmium: application in determination of the complexing capacity and stability constant / M. Erk, B. Raspor // J. Electroanal. Chem. – 2001. – V.502. – P.174-179.

- Gonzalez-Davila M. Copper adsorption in diatom cultures / M. Gonzalez-Davila, I.M. Santana-Casiano, L.M. Laglera // Marine Chem. – 2000. – V.70, №1-3. – P.161-170.

- Ramos M.A. Analysis of the effect of pH on Cu2+-fulvic acid complexation using a simple electrostatic model / M.A. Ramos, S. Fiol, R. Loper, I.M. Antelo, F. Arce // Environ. Sci. Technol. – 2002. – V.36. – P.3109-3113.

- Чернышева Н.Н. Гуминовые вещества природных вод – возможный источник токсичных веществ при водоподготовке / Н.Н. Чернышева, Ф.Д. Свинцова, Т.М. Гиндуллина // Химия и технология воды. – 1995. – Т.17, №6. – С.601-608.

- Rook J.J. Formation of haloforms during chlorination of natural waters / J.J. Rook // J. Water Treat. Exam. – 1974. – V.23, №2. – P.234-243.

- Bieber T.I. Dihaloacetonitriles in chlorinated natural waters / T.I. Bieber, M.L. Trehy // Water chlorination: environmental impact and health effects. – V.4, №1. – MI: Ann Arbor Science, 1983. – P.85-96.

- Servais P. Studies of BDOC and bacterial dynamics in the drinking water distribution system of the Northern Parisian suburbs / P. Servais, G. Billen, P. Laurent et al. // Rev. Sci. Eau. – 1992. – V.5. – P.68-89.

- Escobar I.C. Assimilable organic carbon (AOC) and biodegradable dissolved organic carbon (BDOC): complementary measurements / I.C. Escobar, A.A. Randall // Water Res. – 2001. – V.35, №18. – P.4444-4454.

- Myllykangas T. Molecular size fractions of treated aquatic humus / T. Myllykangas, T.K. Nissinen, P. Rantakokko et al. // Water Res. – 2002. – V.36. – P.3045-3053.

- Гончарук В.В. Создание современных технологий подготовки питьевой воды с целью уменьшения генетического риска / В.В. Гончарук, Н.А. Клименко, Л.А. Савчина, Т.Л. Врубель // Химия и технология воды. – 2000. – Т.22, №4. – С.487-503.

- Richardson S.D. Disinfection byproducts: the next generation / S.D. Richardson, I.E. Simmons, G. Rice // Environ Sci. Technol. – 2002. – V.36. – P.199A -205A.

- Weinberg H. Disinfection byproducts in drinking water: the analytical challenge / H. Weinberg // Anal. Chem. – 1999. – V.71, №10. - P.801A-808A.

- Nawrocki J. Influence of ozonation conditions on aldehyde and carboxylic acid formation / J. Nawrocki, J. Świetlik, U. Raczyk-Stanisławiak et al. // Ozone Sci. Eng. – 2003. – V.25, №1. – P.53-62.

- Кононова M. M. Органическое вещество почвы. Его природа, свойства и методы изучения / M. M. Кононова – M.: Изд-во АН СССР, 1963. – 314 с.

- Schnitzer M. Soil organic matter / M. Schnitzer, S.U. Khan – Amsterdam: Elsevier, 1978. – 320 p.

- Драгунов С.С. Сравнительное исследование почвенных и торфяных гуминовых кислот / С.С. Драгунов, H.H. Желоховцева, Е.И. Стрелкова // Почвоведение. – 1948. – № 7. – С.43-47.

- Leppard G.G. Description of the aggregation properties of aquatic pedogenic fulvic acids: combining physico-chemical data and microscopical observations / G.G. Leppard, J. Buffle, R. Baudat // Water Res. – 1986. – V.20, №2 – P. 185-196.

- Faust S.D. Organic compounds in aquatic environments / S.D. Faust, J.V. Hunter – New York: Dekker, 1971. – 638 p.

- Schnitzer M. Some observations on the chemistry of humic substances / M. Schnitzer // Agrochimica. – 1978. – V.22. – P.216-225.

- Stabel H.H. On the structure of soluble organic substances in sediments of lake Plußsee / H.H. Stabel, U. Munster // Interactions Between Sediments and Fresh Waters: Proc. Symp. – Amsterdam (Holland), 1977 – P. 156.

- Steelink C. Free radicals in soil / C. Steelink, G. Tollin // Soil Biochemistry / ed. A.D. McLaren, G.H. Petersonin. – Vol. 1, Chap. 6. – New York: Dekker. – 1967. – P.147-169.

- Stevenson F.J Organic matter reactions involving micronutrients in soils / F.J. Stevenson, M.S. Ardakani // Micronutrients in Agriculture / ed. J.J. Mortvedt, P.M. Giordano, W. L. Lindsay Chap. 5. – Madison: Soil Sci. Soc. America. – 1972. – P.79-114

- Kleinhempel D. Ein Beitrag zur Theorie des Huminstoffzustandes / D. Kleinhempel // Albrecht Thaer Arch. – 1970. – V.14. – P.3-14.

- Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв / Д.С. Орлов – М.: Издательство Московского Университета, 1974. – 332 с.

- Dubach P. Chemical. investigations on soil humic substances / P. Dubach, N.C. Mehta, T. Jakab et al. // Geochim. Cosmochim. Acta. – 1964. – V.28. – P.1567- 1578.

- Leenheer J.A. Fractionation and characterization of natural organic matter from certain rivers and soils by free-flow electrophoresis / J.A. Leenheer, R.L. Malcolm // US Geol. Surv. Water Supply Paper. 1817-E. – Washington, D.C.: U.S. Govt. Print. Off., 1973. – 14 p.

- Stevenson F.J. Humus chemistry: genesis, composition, reactions / F.J. Stevenson – New York: Wiley, 1994. – 496 p.

- Chen Y. Viscosity measurements on soil humic substances / Y. Chen, M. Schnitzer // Soil Sci. Soc. Amer. J. – 1976. – V.40. – P.866-872.

- Cameron R.S. Calibration of gel permeation chromatography procedures for use with humic acid / R.S. Cameron, B.K. Thornton, R.S. Swift, A.M. Posner // European J. Soil. Sci. – 1972. – V.23. – P.342-349.

- Ahrland S. Trace metal complexation by inorganic ligands in seawater / S. Ahrland // Methods for the determination of trace metals in natural waters / ed. H.W. Nurnberg, T.W. West. – Chap. 7. Oxford: Blackwell, 1988. – P.235–253.

- Ghosh K. Macromolecular structures of humic substances / K. Ghosh, M. Schnitzer // Soil Sci. – 1980. – V.129. – P.266-276.

- Buffle J. Analysis and characterization of natural organic matters in fresh waters.I: Study of analytical techniques / J. Buffle, P. Deladoey, J. Zumstein, W. Haerdi // Schweiz. Z. Hydrol. – 1982. – V.44. – P.325-362.

- Schnitzer M. Effect of low pH on the chemical structure and reactions of humic substance / M. Schnitzer // Effects of acid precipitation on terrestrial ecosystems / ed. T.C. Hutchinson, M. Havas – New York: Plenum Press, 1980. – p. 203.

- Underdown A.W. Light scattering of a polydisperse fulvic acid / A.W. Underdown, C.H. Langford, D.S. Gamble // Anal. Chem. – 1981. – V.53. – P.2139-2140.

- Buffle J. Study of the complex formation of copper(II) by humic and fulvic substances / J. Buffle, P. Deladoey, F.-L. Greter, W. Haerdi // Anal. Chim. Acta – 1980. – V.116, №2 – P.255-274.

- Buffle J. А critical comparison of studies of complex formation between copper(II) and fulvic substances of natural waters / J. Buffle // Anal. Chim. Acta. – 1980. – V.118. – P.29-44.

- Stevenson I. L. Transmission electron microscopy of extracted fulvic and humic acids / I. L. Stevenson, M. Schnitzer // Soil Sci. – 1982. – V.133. – P.179-185.

- Assemi S. Characterization of natural organic matter fractions separated by ultrafiltration using flow field-flow fractionation / S. Assemi, G. Newcombe, C. Hepplewhite, R. Beckett // Water Res. – 2004. – V.38. – P.1467-1476.

- Monarca S. A new approach to evaluating the toxicity and genotoxicity of disinfected drinking water / S. Monarca, C. Zani, S.D. Richardson et al. // Water Res. – 2004. – V.38. – P.3809 – 3819.

- Hwang B.F. Water chlorination and birth defects: a systematic review and meta-analysis / B.F. Hwang, J.J. Jaakola // Arch. Environ. Health. – 2003. – V.58. – P.83–91.

- Cantor K.T. Drinking water and cancer / K.T. Cantor // Cancer Causes Control. – 1997. – №8. – P.292 – 308.

- Świetlik J. Application of fluorescence spectroscopy in the studies of natural organic matter fractions reactivity with chlorine dioxide and ozone / J. Świetlik, E. Sikorska // Water Res. – 2004. – V.38. – P.3791 – 3799.

- Гончарук В.В. Современные проблемы технологии подготовки питьевой воды / В.В. Гончарук, Н.А. Клименко, Л.А. Савчина и др. // Химия и технология воды. – 2006. –V.28, №1. – С.1-94.

- Gonzalez-Serrano E. Removal of water pollutants with activated carbons prepared from H3PO4 activation of lignin from kraft black liquors / E. Gonzalez-Serrano, T. Cordero, J. Rodriguez-Mirasol et al. // Water Res. – 2004. – V.38. – P.3043 – 3050.

- Marhaba T.F. A new look at disinfection by-products in drinking water / T.F. Marhaba // Water Eng. and Manag. – 2000. – V.147. – P.30-34

- Bursill D. Drinking water treatment-understanding the processes and meeting the challenges / D. Bursill // Water Sci. and Technol. Water Supply. – 2001 – V.1, №1 – P.1-7.

- Richardson S.D. Drinking water disinfection by-products / S.D. Richardson // ed. Meyers R.A. The encyclopaedia of environmental analysis and remediation. New York: Wiley – 1998. – P.1398 - 421.

- Andrews S.A. Using fractionated natural organic matters to study ozonation by-product formation / S.A. Andrews, P.M. Huck // Disinfection by-products in water treatment. The chemistry of their formation and control / ed. R.A. Minear, G.L. Amy. – New York: Lewis Publishers – 1996. – P. 411-448.

- Kuo Ch.K. Improved application of ion-chromatography determination of carboxylic acids in ozonated drinking water / Ch.K. Kuo // J. Chromatogr. A. – 1998. – V.804. – P.265-272

- Gagnon G.A. Carboxylic acids: formation and removal in full-scale plants / G.A. Gagnon, S.D.J. Booth, S. Peldszus et al. // J. Amer. Water. Works. Assoc. – 1997. – V.89, №8. – P.88-97.

- Peldszus S. Determination of short chain aliphatic, oxo- and hydroxyacids in drinking water at low microgram per litter concentration / S. Peldszus, P.M. Huck, S.A. Andrews // J. Chromatogr. A. – 1996. – V.723. – P.27-34.

- Gul S. Effects of ozonation on characteristics of aquatic fulvic acid / S. Gul // Turk. J. Chem. – 2002. – V.26. – P.287-293.

- Kusakabe K. Decomposition of humic acids and reduction of trihalomethane formation potential in water by ozone with uv irradiation / K. Kusakabe, S. Aso, J. Hayashi et al. // Water Res. – 1990. – V.24, №6 – P.781-785.

- Xie Y. Formation of ketoacids in ozonated drinking water / Y. Xie, D.A. Reckhow // Ozone Sci. Eng. – 1992. – V.14. – P.269-275.

- Raczyk-Stanisławiak U. Biodegradability of organic by-products after natural organic matter oxidation with ClO2–case study / U. Raczyk-Stanisławiak, J. Świetlik, A. Dabrowska, J. Nawrocki // Water Res. – 2004. – V.38. – V.1044-1054.

- Singer P.S. Effectiveness of pre- and intermediate ozonation on the enhanced coagulation of disinfection by-product precursors in drinking water / P.S. Singer, C. Arlotta, N. Snider-Sajdak, R. Miltner // Ozone Sci. Eng. – 2003. – V.6. – P.453-471.

- Westerhoff P. Reactivity of natural organic matter with aqueous chlorine and bromine / P. Westerhoff, P. Chao, H. Mash // Water Res. – 2004. – V.38. – P.1502-1513.

- Camper A.K. Involvement of humic substances in regrowth / A.K. Camper // Int. J. of Food Microbiol. – 2004. – V.92. – P.355-364.

- Egeberg Per K. The molecular size of natural organic matter (NOM) determined by diffusivimetry and seven other methods / K. Egeberg Per, A.A. Christy, M. Eikenes // Water Res. – 2002. – V.36, №4. – P.925-932.

- Joret I. Rapid method for estimating bioeliminable organic carbon in water / I. Joret, Y. Levi, T. Dupin, M. Gilbert // Proceedings of the AWWA Annual Conference. – Orlando (USA), 1998. – P.1715-1725.

- Cipparone L.A. Ozonation and BDOC removal: effect on water quality / L.A. Cipparone, A.C. Diehl, G.E. Speitel // J. Amer. Water Works Assoc. – 1997. – V.89, №2. – P.84-97.

- Escobar I.C. Case study: ozonation and distribution system biostability / I.C. Escobar, A.A. Randall // J. Amer. Water Works Assoc. – 2001. – V.93, №10. – P.77-89.

- Volk C.I. Assessing biodegradable organic matter / C.I. Volk, M. Le Chevallier // J. Amer. Water Works Assoc. – 2000. – V.92, №5. – P.64-76.

- Weiss W.J. Riverbank filtration: Effect of ground passage on NOM character / W.J. Weiss, E.J. Bouwer, W.P. Ball et al. // J. Water Supply. Res. and Technol. – 2004. – V.53, N2. – P.61-83.

- Van der Kooij D. Criteria for defining the biological stability of drinking water as determined with AOC measurements / D. Van der Kooij, W.A.M. Hijnen // Proc. Water Qual. Technol. Conf. – San Diego, CA. (USA), 1990. –P.1281-1333.

- Van der Kooij D. The effects of ozonation, biological filtration, and distribution on the concentration of easily assimilable organic carbon in drinking water / D. Van der Kooij, W.A.M. Hijnen, J.C. Kruithof // Ozone Sci. Eng. – 1989. – V.11. – P.297-303.

- Van der Kooij D. Assimilable organic carbon as an indicator of bacterial regrowth / D. Van der Kooij // J. Amer. Water Works Assoc. – 1992. – V.84. – P.57–63.

- LeChevallier M.W. Bacterial nutrients in drinking water / M.W. LeChevallier, W. Schulz, R.G. Lee // Appl. Environ. Microbiol. – 1991. – V.57. – P.857-862.

- Servais P. Microbial activity in GAC filters at the Choisy-le-Roi treatment plant / P. Servais, G. Billen, C. Ventresque, G.P. Bablon // J. Amer. Water Works Assoc. – 1991. – V.83. – P.62-68.

- Joret J.C. Control of biodegradable organic matter during drinking water treatment / J.C. Joret, C. Volk, G. Randon, P. Cote // Proc. International Seminar on Biodegradable Organic Matter. – Montreal, Quebec (Canada), 1994. – P.23-24.

- LeChevallier M.W. Full-scale studies of factors related to coliform regrowth in drinking water / M.W. LeChevallier, N.J. Welch, D.B. Smith // Appl. Environ. Microbiol. – 1996. –V.62. – P.2201-2211.

- Levi Y. Prevention of bacterial regrowth in distribution systems / Y. Levi, J. Malleviale // Water Osaka, IWA specialized Conference on Advance Water Treatment and Integrated Water System Management. – Osaka (Japan), 15-17 May 1995. – P.120-125.

- Van der Kooij D. Assimilable organic carbon (AOC) in drinking water / D. Van der Kooij // Drinking water microbiology: Progress and recent developments // ed. G.A. McFeters – New York: Springer-Verlag New York, Inc., 1990. – P.57-87.

- Niquette P. Bacterial dynamics in the drinking water distribution system of Brussels / P. Niquette, P. Servais, R. Savoir // Water Res. – 2001. – V.35, №3. – P.675-682.

- Nishijima W. Fate of biodegradable dissolved organic carbon produced by ozonation on biological activated carbon / W. Nishijima, G.E. Speitel // Chemosphere. – 2004. – V.56. – P.113-119.

- Faust S.D. Chemistry of water treatment. 2nd ed. / S.D. Faust, O.M. Aly – Boca Raton: Lewis Publishers, 1999. – 581 p.

- Randtke S.J. Organic contaminant removal bycoagulation and related processes combinations / S.J. Randtke // J. Amer. Water. Works. Assoc. – 1988. – V.80, №5. – P.40-56.

- Ebie K. Modified jar-test to evaluate the treatability of naturally colored surface water in direct sand filtration / K. Ebie, F.S. Li, A. Yuasa // Environ. Eng. Res. Japan. Soc. Civ. Eng. – 1995. – V.32, №9. – P.9-18.

- Bull R.J. Water chlorination: essential process and cancer hazard / R.J. Bull, L.S. Brinbaum, K.P. Cantor et al. // Fundam. Appl. Toxicol. – 1995. – V.28. – P.155–166.

- Roberts P.V. Performance of granular activated carbon for total organic carbon removal / P.V. Roberts, R. S. Summers // J. Amer. Water Works Assoc. – 1982. – V.74. – P.113-118.

- Sontheimer H. Activated carbon for water treatment / H. Sontheimer, J.C. Crittenden, R.S. Summers – Karlsruhe: DVGW–Forschungstelle, 1988. – 690 p.

- Fettig J. Kinetics of adsorption on activated carbon: III. Natural organic matter / J. Fettig, H. Sontheimer // J. Envir. Eng. Am. Soc. Civ. Engrs. – 1987. – V.113. – P.795-810.

- Smith E.H. Comparative assessment of the chemical and adsorptive characteristics of leachates from a municipal and an industrial landfill / E.H. Smith, W.J.Jr. Weber // Wat. Air Soil Pollut. – 1990. – V.53. – V.279-295.

- Когановский А.М. Адсорбция органических веществ из воды / А.М. Когановский, Н.А. Клименко, Т.М. Левченко, И.Г. Рода – Л.: Химия, 1990. – 256 с.

- Harrington G.W. Adsorption equilibria of natural organic matter after ozonation / G.W. Harrington, F.A. DiGiano // J. Amer. Water Works Assoc. – 1989. – V.81. – P.93-101.

- Smith E.H. Bench-scale tests and modeling of adsorption of natural organic matter by activated carbon / E.H. Smith // Water Res. – 1994. – V.28. – P.1693-1702.

- McCreary J. Characterization and activated carbon adsorption of several humic substances / J. McCreary, V.L. Snoeyink // Water Res. – 1980. – V.14. – P.151-160.

- Summers R.S. Activated carbon adsorption of humic substances. II. Size exclusion and electrostatic interactions / R.S. Summers, P.V. Roberts // J. Colloid Interface Sci. – 1988. – V.122, №2. – P.382-397.

- Kilduff J.E. Adsorption of natural organic polyelectrolytes by activated carbon: a size-exclusion chromatography study / J.E. Kilduff, T. Karanfil, Y. Chin, W.J. Weber // Environ. Sci. Technol. – 1996. – V.30, №4. – P.1336-1343.

- Yuasa A. Characteristics of competitive adsorption of aquatic humic substances onto activated carbon / A. Yuasa, F.S. Li, Y. Matsui, K. Ebie // Water Sci. Technol. – 1997. – V.36, №12. – P.231-238.

- Lee M.C. Activated carbon adsorption of humic substances / M.C. Lee, V.L. Snoeyink, J.C. Crittenden // J. Amer. Water Works Assoc. – 1981. – V.73, №8. – P.440-446.

- Urano K. Granular activated carbon adsorption of humic acid / K. Urano, E. Yamamoto, K. Tsunatani // J. Amer. Water Works Assoc. – 1982. –.V.51, №6. – P.37-47.

- Ebie K. Effect of pore size distribution of activated carbon on the adsorption of humic substances and trace organic compounds / K. Ebie, F.S. Li, T. Hagishita // Water Supply. – 1995. – V.13, №34. – P.65-70.

- Schreiber B. Adsorption of dissolved organic matter onto activated carbon – the influence of temperature, absorption wavelength and molecular size / B. Schreiber, T. Brinkmann, V. Schmalz, E. Worch // Water Res. – 2005. – V.39. – P.3449–3456.

- Randtke S.J. Effects of salts on activated carbon adsorption of fulvic acids / S.J. Randtke, C.P. Jepsen // J. Amer. Water Works Assoc. – 1982 – V.74, №2. – P.84-93.

- Goeddertz J.G. Offline bioregeneration of granular activated carbon / J.G. Goeddertz, M.R. Matsumoto, A.S. Weber // J. of Environ. Eng. – 1988. – V.114. – P.1063–1076.

- Holst J. Aerobic biological regeneration of dichloromethane-loaded activated carbon / J. Holst, B. Martens, H.Gulyas et al. // J. of Environ. Eng. – 1991. – V.117. – P.194–208.

- Roy D. Bioregeneration of granular activated carbon loaded with 2,4-D / D. Roy, K. Maillacheruvu, J. Mouthon // J. of Environ. Sci. and Health. – 1999. – V.34. – P.769–791.

- Scholz M. Ecological equilibrium on biological activated carbon / M. Scholz, R.J. Martin // Water Res. – 1997. – V.31. – P.2959–2968.

- Silva M. Preliminary feasibility study for the use of an adsorption/bioregeneration system for molinate removal from effluents / M. Silva, A. Fernandes, A. Mendes et al. // Water Res. – 2004. – V.38. – P.2677–2684.

- Sirotkin A.S. The BAC process for treatment of wastewater containing non-ionic synthetic surfactants / A.S. Sirotkin, L.Y. Koshkina, K.G. Ippolitov // Water Res. – 2001. – V.35. – P.3265–3271.

- Yavich A.A. Evaluation of biodegradability of NOM after ozonation / A.A. Yavich, K.H. Lee, K.Ch. Chen et al. // Water Res. – 2004. – V.38. – P.2839-2846.

- Świetlik J. Effect of oxidation with chlorine dioxide on the adsorption of natural organic matter on granular activated carbon / J. Świetlik, U. Raczyk-Stanisławiak, S. Bilozor et al. // Polish J. of Environ. Studies. – 2002. – V.11, №4. – P.435-439.

- Huling S.G. Contaminant adsorption and oxidation via Fenton reaction / S.G. Huling, R.G. Arnold, R.A. Sierka et al. // J. of Environ. Eng. – 2000. – V.126, №7. – P.595-600.

- Liang C.H. Systematic approach to quantify adsorption and biodegradation capacities on biological activated carbon following ozonation / C.H. Liang, P.C. Chiang, E.E. Chang // Ozone Sci. Eng. – 2003. – V.25. – P.351-361.

- Urfer D. An assessment of significance of H2O2 residuals in drinking water biofilter influents / D. Urfer, P.M. Huck // Proc. of regional conference on ozone generation and application to water and waste water treatment. – Moscow (Russia), 26-28 May 1998.–P.645-680.

- Beltran F.J. Kinetics of heterogeneous catalytic ozone decomposition in water on an activated carbon / F.J. Beltran, J. Rivas, R. Alvarez, R. Montero-de-Espinosa // Ozone Sci. Eng. – 2002. – V.24 – P.227-237.

- Servais P. A pilot study of biological GAC filtration in drinking water treatment / P. Servais, G. Billen, P. Bouillot, M. Benezet // Aqua. – 1992. – V.41, №3. – P.163 – 168.

- Speitel Jr.G.E. The bioregeneration of GAC used to treat micropollutants / Jr.G.E. Speitel, F.A. DiGiano // J. Amer. Water Works Assoc. – 1987. – 79, N1. – P.64-73.

- Клименко Н.А. Специфика совмещенной биорегенерации активных углей в динамических условиях / Н.А. Клименко, Л.А. Савчина, Ю.В. Сидоренко, Т.Л. Врубель // Химия и технология воды. –2005.– Т.27, № 5. – С. 479-495.

- Klimenko N. A. Role of the physico-chemical factors in the purification process of water from surface-active matter by biosorption / N.A. Klimenko, M. Winther-Nielsen, S. Smolin et al. // Water Res. – 2002. – V.36. – P.5132-5140.

- Laspidou C.S. Modelling the development of biofilm density including active bacteria, inert biomass and extracellular polymeric substances / C.S. Laspidou, B.E. Rittman // Water Res. – 2004. – V.38. – P.3349-3361.

- Laspidou C.S. A unified theory for extracellular polymeric substances, soluble microbial products, and active and inert biomass / C.S. Laspidou, B.E. Rittman // Water Res. – 2002. – V.36. – P.2711-2720.

- Burleigh I.G. Studies on the endogenous metabolism and senescence of starved Sarcin lutea / I.G. Burleigh, E.A. Dawes // Biochem. J. – 1967. – V.102. – P.236-250.

- Boylen C.W. Intracellular substrates for endogenous metabolism during long-term starvation of rod and spherical cells of arthrobacter crustallopoites / C.W. Boylen, J.C. Ensign // J. Bacteriol. – 1970. – V.103. – P.578-587.

- Barker D.J. A review of soluble microbial products (SMP) in wastewater treatment systems / D.J. Barker, D.C. Stuckey // Water Res. – 1999. – V.33. – P.3063-3082.

- Экологические аспекты современных технологий охраны водной среды / [под ред. В.В. Гончарука]. – К.: Наукова думка, 2005. – 400 с.

- Viera M.J. Biofilm formations: hydrodynamic effects on internal diffusion and structure / M.J. Viera, L.P. Melo, M.M. Pinheiro // Biofouling. – 1993. – V.7. – P.67-80.

- Kwok W.K. Influence of biomass production and detachment forces on biofilm structures in a biofilm airlift suspension reactor / W.K. Kwok, C. Picioreanu, S.L. Ong et al. // Biotechnol. Bioeng. – 1998. – V.58, №4. – P.400-407.

- Melo L.F. Fouling tests: equipment and methods / L.F. Melo, J.D. Pinheiro // Fouling in heat exchange equipment / ed. J.W. Suitor, A.M. Pritchard. – New York: American Society for Mechanical Engineering. – 1984. – P.43-49.

- Rittman B.E. Development and experimental evaluation of a steady-state, multi-species biofilm model / B.E. Rittman, J.A. Manem // Biotechnol. Bioeng. – 1992. – V.39, №4. – P.914-922.

- Rittman B.E. The transient-state multi-species biofilm model for aerobic biofiltration process / B.E. Rittman, D. Stilwell, A. Ohashi // Water Res. – 2002. – V.36. – P.2342-2356.

- Cleveland T.G. Theory of filtration of highly compactible biosolids / T.G. Cleveland, F.M. Tiller, J.B. Lee // Water Sci. and Technol. – 1996. – V.36. – P.299-306.

- Sorensen P.B. Extreme compressibility in biological sludge dewatering / P.B. Sorensen, J.A.A. Hansen // Water Sci. and Technol. – 1993. – V.33. – P.133-143.

- Seredyńska-Sobecka B.Biological activation of carbon filters / B. Seredyńska-Sobecka, M. Tomashewska, M. Janus, A.W. Morawsky // Water Res. – 2006. – V.40. – P.355-363.

- Гончарук В.В. Исследование эффективности процессов озонирования и сорбции на активном угле при очистке днепровской воды / В.В. Гончарук, Н.А. Клименко, В.Ф. Вакуленкои др. // Химия и технология воды. – 1999. – Т.21, №2. – С.173-184.

- Edwards M.N. Transformation of NOM by ozone and its effect on iron and aluminum solubility / M.N. Edwards, M.M. Benjamin // J. Amer. Water Works Assoc. – 1992. – V.84, №6. – P.56-61.

- Edwards M.N. Effect of preozonation on coagulant-NOM interactions / M.N. Edwards, M.M. Benjamin // J. Amer. Water Works Assoc. – 1992. – V.84., №8. – P.63-72.

- Paralkar A.A. Effect of ozone on EOM and coagulation / A.A. Paralkar, J.K. Edzwald // J. Amer. Water Works Assoc. – 1996. – V.88, №4. – P.143-154.

- Klevens C.M. Natural organic matter characterization and treatability by biological activated carbon filtration / C.M. Klevens, M.R. Collins, R.A. Negm et al. // Disinfection by-products and NOM precursors: chemistry, characterization, control: ACS Symposium: proceedings. – Washington DC, (USA), 1996. – P.211-246.

- Клименко Н.А. Влияние предварительного окиснения ПАВ на эффективность биосорбции на активном угле / Н.А. Клименко, Л.В. Невинная, Ю.В. Сидоренко и др. // Химия и технология воды. – 2007. – Т.29, №1. – С.27-41.

- Chang E.E. Effect of ozone dosage for removal of model compounds by ozone/GAC treatment / E.E. Chang, Ch.H. Liang, Y.W. Ko, P.Ch. Chiang // Ozone Science. Eng. – 2002. – V.24. – P.357-367.

- Gracia R.J. Study of the catalytic ozonation of humic substances in water and their ozonation byproducts / R.J. Gracia, J.L. Aragues, J.L. Ovelleiro // Ozone Sci. and Eng. – 1996. – V.18, №3. – P.195-208.

- Weinberg H.S. A unified approach to the analysis of polar organic by-products of oxidation in aqueous matrices / H.S. Weinberg, W.H. Glaze // Water Res. – 1997. – V.37, №7. – P.1555-1572.

- Yamada H. Determination of carbonyl compounds in ozonated water by the PFBOA method / H. Yamada, I. Somiya // Ozone Sci. and Eng. – 1989. – V.17, №1. – P.53-69.

- Volk C. Effects of ozone on the production of biodegradable dissolved organic carbon (BDOC) during water treatment / C. Volk, P. Renner, H. Paillard, J. Joret // Ozone Sci. Eng. – 1993. – V.15, №5. – P.389-404.

- Wrickle B. NOM-removal by biofiltration after ozonation – results of a pilot plant test / B. Wrickle, H. Petzoldt, H. Heiser, K. Bornmann // Advances in slow sand and alternative biological filtration / ed. N. Graham, R. Collins – New York: John Wiley &.Sons. – 1996. – 580 p.

- Gorenflo A. Enhancing the biodegradability of organic water contaminants by ozonisation for the example of ligninsulphonic acid and water treatment in a paper mill / A. Gorenflo, Y. Li, F.H. Frimmel // Chem. Ing. Techn. – 2002. – V.74, №4. – P.512-517.

- Bilozor S. Wpływ parametrów ozonowania wody podziemnej na charakterystykę substancji organicznych i powstawanie produktów ubocznych / S. Bilozor, A. Dabrowska, U. Raczyk-Stanislaviak // Ochr. Srod. – 2001. – №3. – P.37-40.

- Camel V. The use of ozone and associated oxidation processes in drinking water treatment / V. Camel, A. Bermond // Water Res. – 1998. – V.32, №1. – P.3208-3222.

- Милюкин М.В. Изменение концентрации карбонильных побочных продуктов по этапам технологической схемы водоподготовки / М.В. Милюкин, В.В. Гончарук, В.Ф. Вакуленко // Химия и технология воды. – 1999. – Т.21, №3. – С.245-261.

- Гончарук В.В. Очистка природных вод от органических примесей сочетанием озонирования с УФ-облучением / В.В. Гончарук, В.Ф. Вакуленко, А.Н. Сова, Л.М. Олейник // Химия и технология воды. – 2004. – Т.26, №1. – С.34-49.

- Nishijima W. DOC removal by multi-stage ozonation-biological treatment / W. Nishijima, Fahmi, T. Mukaidani, M. Okada // Water Res. – 2003. – V.37. – P.150-154.

- Chaiket T. Effectiveness of coagulation, ozonation, and biofiltration in controlling DBPs / T. Chaiket, P. Singer, A. Miles et al. // J. Amer. Water Works Assoc. – 2002. – V.94, №12. – P.81-95.

- Yavich A.A. Use of ozonation and FBT to control THM precursors / A.A. Yavich, S.J. Masten // J. Amer. Water Works Assoc. – 2003. – V.95, №4. – P.159-171.

- Carlson K. Formation of filter-removable biodegradable organic matter during ozonation / K. Carlson, G. Amy // Ozone Sci. Eng. – 1887. – V.19, №2. – P.179-199.

- Urfer D.A. Biological filtration for BOM and particle removal: a critical review / D.A. Urfer, P.M. Huck, S.D. Booth, B.M. Coffey // J. Amer. Water Works Assoc. – 1997. – V.89, №12. – P.83-98.

- Galapate R.P. Transformation of dissolved organic matter during ozonation: effects on trihalomethane formation potential / R.P. Galapate, A.U. Baes, M. Okada // Water Res. – 2001. – V.35, №9. – P.2201-2206.

- Nishijima W. The performance of an ozonation-biological activated carbon process under long term operation / W. Nishijima, W.H. Kim, E. Shoto, M. Okada // Water Sci. Technol. – 1998. – V.38, №6. – P.163-169.

- Пат. 6365048 США, МПК7 С 02 F 3/08 Method for treatment of organic matter contaminated drinking water / Masten S.Q., Javich A.A. (USA) – N09/619545; Заявл. 19.07.2000; Опубл. 02.04.2002.

- LeChevallier M.W. Evaluating the performance of biologically active rapid filters / M.W. LeChevallier, W.C. Becker, P. Schorr, R.G.Lee // J. Amer. Water Works Assoc. – 1992. – V.84, №4. – P.136-141.

- Miltner R.J. A pilot-scale study of biological treatment / R.J. Miltner, E.W. Rice, R.S. Summers // Water Quality, American Water Works Association: Annual Conference. – Vancouver (Canada), 1992 – P. 24-31.

- Krasner S.W. Testing biologically active filters for removing aldehydes formed during ozonation / S.W. Krasner, M.J. Sclimenti, B.M. Coffey, M. Bradley // J. Amer. Water Works Assoc. – 1993. – V.85, №5. – P.62-71.

- Hutchins R. A. Economic factors in granular carbon thermal regeneration / R.A. Hutchins // Chem. Eng. Progr. – 1973. – V.69. – P.48-55.

- Alvarez P.M. Comparison between thermal and ozone regenerations of spent activated carbon exhausted with phenol / P.M. Alvarez, F.J. Beltran, V. Gomez-Serrano et al. // Water Res. – 2004. – V.38. – P.2155-2165.

- Moreno-Castilla C. Thermal regeneration of an activated carbon exhausted with different substituted phenols / C. Moreno-Castilla, J. Rivera-Utrilla, J.P. Joly et al. // Carbon. – 1995. – V.33, №10. – P.1417-1423.

- Barrios R. Environmental and financial life cycle impact assessment of drinking water production at Waternet / R. Barrios, M. Siebel, A. van der Helm et al. // J. Cleaner Product. – 2006. – V.16, №4. – P. 471-476.

- Когановский А.М. Адсорбция и ионный обмен в процесах водоподготовки и очистки сточных вод / А.М. Когановский – К.: Наукова думка, 1983 – 240 с.

- Ha S.R. A modeling approach to bioregeneration of granular activated carbon loaded with phenol and 2,4-dichlorphenol / S.R. Ha, S. Vinitnantharat, Y. Ishibashi // J. Environ. Sci. Health. – 2004. – V.A36. – P.275-292.

- Jonge R.J. Bioregeneration of powdered activated carbon (PAC) loaded with aromatic compounds / R.J. Jonge, A.M. Breure, J.G. Andel // Water Res. – 1996. – V.30. – P.875-882.

- Ha S.R. Competitive removal of phenol and 2,4-dichlorophenol in biological activated carbon system / S.R. Ha, S. Vinitnantharat // Environ. Technol. – 2000. – V.21. – P.387-396.

- Sublette K.L. A review of the mechanism of powdered activated carbon enhancement of activated sludge treatment / K.L. Sublette, E.H. Snider, N.D. Sylvester // Water Res. – 1982. – V.16. – P.1075–1082.

- Vinitnantharat S. Quantitative bioregeneration of granular activated carbon loaded with phenol and 2,4-dichlorophenol / S. Vinitnantharat, A. Baral, Y. Ishibashi, S.R. Ha // Environ. Technol. – 2001. – V.22. – P.339–344.

- Badriyha B.N. Bioadsorber efficiency, design and performance forecasting for alachor removal / B.N. Badriyha, V. Ravindran, W. Den, M. Pirbazari // Water Res. – 2003. – V.37. – P.4051-4072.

- Bornhardt C. Removal of organic halogens (AOX) from municipal wastewater by powdered activated carbon (PAC)/activated sludge (AS) treatment / C. Bornhardt, J.E Drewes., M. Jekel // Water Sci. and Technol. – 1997. – V.35. – P.147-153.

- Çeçen F. Activated carbon addition to activated sludge in the treatment of kraft pulp bleaching wastes / F. Çeçen // Water Sci. Technol.– 1994. – V.30. – P.183-192.

- Garner I.A. Dual solute adsorption of 2,4,6-trichlorophenol and N-(2-(2,4,6-trichloro-phenoxy propyl) amine on to activated carbon / I.A. Garner, I.A. Watson-Craik, R. Kirkwood, E. Senior // J. Chem. Technol. Biotechnol. – 2001. – V.76. – P.932-940.

- Ha S.R. Bioregeneration by mixed organisms of granular activated carbon with a mixture of phenols / S.R. Ha, S. Vinitnantharat, H. Ozaki // Biotechnol. Letters. – 2000. – V.22. – P.1093-1096.

- Xiaojian Z. Simple combination of biodegradation and carbon adsorption-mechanism of the biological activated carbon process / Z. Xiaojian, W. Zhansheng, G. Xiasheng // Water Res. – 1991. – V.25. – P.165-172.

- Vuoriranta P. Bioregeneration of activated carbon in a fluidized GAC bed treating bleached kraft mill secondary effluent / P. Vuoriranta, S. Remo // Water Sci. and Technol. – 1994. – V.29. – P.239-246.

- Rivera-Utrilla J. Regeneration of ortho-chlorophenol-exhausted activated carbons with liquid water at high pressure and temperature / J. Rivera-Utrilla, M. Ferro-Garcia, I. Bautista-Toledo et al. // Water. Res. – 2003. – V.37 – P.1905-1911.

- Bathen D. Physical waves in adsorption technology–an overview / D. Bathen // Separ. Purif. Technol. – 2003. – V.33. – P.163-177.

- Ania C.O. Effect of microwave and conventional regeneration on the microporous and mesoporous network and on the adsorptive capacity of activated carbons / C.O. Ania, J.B. Parra, J.A. Menendez, J.J. Pis // Micropor. and Mesopor. Materials – 2005. – V.85. – P.7–15.

- Zhang H. Regeneration of exhausted activated carbon by electrochemical method / H. Zhang // Chem. Eng. J. – 2002. – V.85. – P.81-85.

- Narbaitz R. Electrochemical regeneration of granular activated carbon / R. Narbaitz, J. Cen // Water Res. – 1994. – V.28. – P.1771-1778.

- Wu M. The regeneration of polluted activated carbon by radiation techniques / M. Wu, B. Bao, R. Zhou et al. // Radiat. Phys. Chem. – 1998. – V.53. – P.431-435.

- Price D.W. Microwave regeneration of adsorbents at low pressure: experimental kinetics studies / D.W. Price, P.S. Schmidt // J. Microw. Power Electromagn. Energy. – 1997. – V.32. – P.145-154.

- Kong Y. Microwave-induced regeneration of NOx-saturated char / Y. Kong, C.Y. Cha // Energy Fuels – 1996. – V.10. – P.1245-1249.

- Bradshaw S.M. Preliminary economic assessment of microwave regeneration of activated carbon for the carbon in pulp process / S.M. Bradshaw, E.J. van Wyk, J.B. De Swardt // J. Microw. Power Electromagn. Energy. – 1997. – V.32. – P.131-144.

- Coss P.M. Microwave regeneration of activated carbon used for removal of solvents from vented air / P.M. Coss, C.Y. Cha // J. Air Waste Manage. Assoc. – 2000. – V.50. – P.529-535.

- Cha C.Y. Microwave process for volatile organic compound abatement / C.Y. Cha, M.W. Carlisle // J. Air Waste Manag. Assoc. – 2001. – V.51 – P.1628-1641.

- Canizares P. Combined adsorption and electrochemical processes for the treatment of acidic aqueous phenol wastes / P. Canizares, J. Lobato, J. Garcia-Gomez, M.A. Rodrigo // J. Appl. Electrochem. – 2004. – V.34. – P.111-117.

- Rege S.U. Desorption by ultrasound: Phenol on activated carbon and polymeric resin / S.U. Rege, R.T. Yang // AIChE J. – 1998. – V.44. – P.1519-1528.

- Farmer A.D. Effect of ultrasound on surface cleaning of silica particles / A.D. Farmer, A.F. Collings, G.I. Jameson // J. Miner. Process. – 2000. – V.60. – P.101-113.

- Niemczewski B. Estimation of the suitability of selected organic solvents for ultrasonic cleaning / B. Niemczewski // Ultrason. Sonochem. – 1999. – V.6. – P.149-156.

- Feng D. Sonochemical treatment of simulated soil contaminated with diesel / D. Feng, C. Aldrich // Adv. Environ. Res. – 2000. – V.4, №2 – P.103-112.

- Meegoda J.N. Ultrasound to decontaminate heavy metals in dredged sediments / J.N. Meegoda, R. Perera // J. Hazard. Mat. – 2001. – V.85, №1. – P.73-89.

- San Miguel G. The regeneration of field-spent granular activated carbon / G. San Miguel, S.D. Lambert, N.J.D. Graham // Water Res. – 2001. – V.35. – P.2740-2748.

- Rinkus K. NaOH regeneration of Pb and phenol-laden activated carbon / K. Rinkus, B.E. Reed, W. Lin // Sep. Sci. Technol. – 1997. – V.32. – P.2367-2384.

- Nakano Y. Biodegradation of trichloroethylene (TCE) adsorbed on granular activated carbon (GAC) / Y. Nakano, L.Q. Hua, W. Nishijima, M. Okada // Water Res. – 2000. – V.34. – P.4139-4142.

- Линник П.Н. Гумусовые вещества в воде днепровских хранилищ / П.Н. Линник, Т.А. Васильчук, Н.В. Болелая // Гидробиол. журн. – 1995. – Т. 31, № 2. – С. 74 – 81.

- Милюкин М.В. Идентификация микропримесей ограниченно-летучих соединений нейтрального и кислого характера в природных и питьевых водах методом хромато-масспектрометрии / М.В. Милюкин, А.Т. Пилипенко // Химия и технология воды. – 1993. – Т.15, №6. – С.424-435.

- Александрова Л.Н. Органическое вещество почвы и процессы его трансформации / Л.Н. Александрова– Л.: Наука, 1980. – 288 с.

- Когановский А.М. Адсорбция растворенных веществ / А.М. Когановский, Т.М. Левченко, В.А. Кириченко. – К.: Наукова думка, 1977. – 222 с.

- Erskine D.B. Activated carbon process for liquids / D.B. Erskine, W.G. Schuloger // Chem. Eng. Progr. – 1971.-V.67, №11. – P.41-52.

- Trulleyova S. Determination of biodegradable dissolved organic carbon in waters: comparison of batch methods / S. Trulleyova, M. Rulik // Science of the Total Environment. – 2004. – V.332. – P.253-260.

- Sondergaard M. Measurement of biodegradable dissolved organic carbon in lake water with a bioreactor / M. Sondergaard, J. Worm // Water Res. – 2001. – V.35. – P.2505-2513.

- Servais P. Determination of the biodegradable fraction of dissolved organic matter in waters / P. Servais, G. Billen, M.C. Hascoet // Water Res. – 1987. – V.21. – P.445-450.

- Boehm H.P. Surface oxides on carbon and their analysis: a critical assessment / H.P. Boehm // Carbon. – 2002. – V.40. – P.145-149.

- Марченко З.И. Фотометрическое определение элементов / З.И. Марченко – М.: Мир, 1971. – 200 с.

- Carr S.A. Mineralization as a mechanism for TOC removal: study of ozone/ozone–peroxide oxidation using FT-IR / S.A. Carr, R.B. Baird // Water Res. – 2000. – V.34. – P.4036-4048.

- Person F. Characterization of the behavior of particles in biofilters for pre-treatment of drinking water / F. Person, J. Långmark, G. Heinicke et al. // Water Res. – 2005.–V.39.– P.3791-3800.

- Buchanan W. Formation of hazardous by-products resulting from the irradiation of natural organic matter: comparison between UV and VUV irradiation / W. Buchanan, F. Roddik, N. Porter // Chemosphere – 2006. – V.63. – P.1130-1141.

- Chow C.W. A rapid fractionation technique to characterize natural organic matter for the optimization of water treatment processes / C.W. Chow, K. Fabris., M. Drikas // J. Water Supply: Res. Tehnol. – 2003.– V.53, №2. – P.85-92.

- Göksen G. Removal of THM precursors by GAC: Ankara case study / G. Göksen, I. Ülkü // Water Res. – 2002. – V.36. – P.1379 – 1384.

- Pereira M.F. Adsorption of dyes on activated carbon: influence of surface chemical groups / M.F. Pereira, S.F. Soares, J.J.M. Orfao, J.L. Figueiredo // Carbon. – 2003. – V.41. – P.811-821.

- Imai A. Biodegradation and adsorption in refractory leachate treatment by the biological activated carbon fluidized bed process / A. Imai, K. Onuma, Y. Inamori, R. Sudo // Water Res. – 1995. – V.29. – P.678-694.

- Martienssen M. Simultaneous catalytic detoxification and biodegradation of organic peroxides during the biofilm process / M. Martienssen // Water Res. – 2000. – V.34. - P.3917-3926.

- Bernardin F.E. Cyanide detoxication using adsorption and catalytic oxidation on granular activated carbon / F.E. Bernardin // J. Water Pollut. Control Fed. – 1973. – V.45. – P.221-231.

- Ghosh T.K. A continuous process for recovery of sulfur from natural gas containing low concentrations of hydrogen sulfide / T.K. Ghosh, E.L. Tollefson // Can. J. Chem. Eng. – 1986. – V.64. – P.960-968.

- Steele M.E.J. Dissolved oxygen issues with granular activated carbon sandwich TM slow sand filtration / M.E.J. Steele, H.L. Evans, J. Stephens et al. // Recent Progress in Slow Sand and Alternative Biofiltration Processes. – London: IWA Publishing, 2006. – 581 p.

- Huisman L. Slow Sand Filtration / L. Huisman, W.E. Wood – Geneva: World Health Organisation, 1974. – 348 p.

- Emitiazi F. Investigation of natural biofilms formed during the production of drinking water from surface water embankment filtration / F. Emitiazi, T. Schwartz, S.M. Marten et al. // Water Res. – 2004. – V.38. – P.1197-1206.

- Långmark J. Artificial groundwater treatment: biofilm activity and organic carbon removal performance / J. Långmark, M.V. Storey, N.I. Ashbolt, T.A. Stenström // Water Res. – 2004. – V.38. – P.740-748.

- Hozalski R.M. TOC removal in biological filters / R.M. Hozalski, S. Goel, E. Bouwer // J.Amer.Water Works Assoc. – 1995. – V.87, №12. – P.40-54.

- Rittmann B.E. Achieving biologically stable drinking water / B.E. Rittmann, V.L. Snoeyink // J.Amer.Water Works Assoc. – 1984. – V.76, №10. – P.106-110.

- Van der Kooij D. Determining the concentration of easily assimilable organic carbon in drinking water / D. Van der Kooij, A. Visser, W.A.M. Hijnen // J.Amer.Water Works Assoc. – 1982. – V.74, №10. – P.540-543.

- Maki J.S. Recovery and diversity of heterotrophic bacteria from chlorinated drinking waters / J.S. Maki, S.J. LaCroix, B.S. Hopkins, I.T. Staley // Appl. Environ. Microbiol. – 1986. – V.51, №5. – P.1047-1055.

- Klimenko N. Bioregeneration of activated carbons by bacterial degraders after adsorption of surfactants from aqueous solutions / N. Klimenko, S. Smolin, S. Grechanyk et al. // Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects. – 2003. – V.230. – P.141-158.

- Krasher S.W. Testing biologically active filters for removing aldehydes formed during ozonation / S.W. Krasher, M.J. Sclimenti, B.M. Coffey // J. Amer. Water Works Assoc. – 1993. – V.85, №5. – P.62-71.

- Мамонтова А.А. Модифицирование активированного угля с целью его каталитической регенерации / А.А. Мамонтова, Н.А. Клименко, В.И. Кофанов // Химия и технология воды. – 1987. – Т.9, №1. – С.77-79.

- Айвазов Б.В. Практикум по химии поверхностных явлений и адсорбции / Б.В. Айвазов – М.: Высшая школа, 1973. – 206 с.

- Alcaňiz-Monge G. Mechanism of adsorption of water in carbon micropores as revealed by a study of activated carbon fibers / G. Alcaňiz-Monge, A. Linares-Solano, B. Rand // J. Phys. Chem. B. – 2002. – 106, N12. – P.3209-3216.

- Do D.D. A model for water adsorption in activated carbon / D.D. Do, H.D. Do // Carbon. – 2000. – V.38. – P.767-773.

- Salame I.I. Interactions of water, methanol and diethyl ether molecules with the surface of oxidized activated carbon / I.I. Salame, T.J. Bandosz // Molecular Physics. – 2002. – V.100, N13. – P.2041-2048.

- Клименко Н.А. Влияние инокуляции активного угля микроорганизмами на его спонтанную биорегенерацию при биосорбции из озонированного раствора ПАВ / Н.А. Клименко, Л.А. Савчина, Л.В. Невинная и др. // Химия и технология воды – 2006. – T.28, №6. – С.531-542.

## Для заказа доставки данной работы воспользуйтесь поиском на сайте по ссылке:  http://www.mydisser.com/search.html