Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Национальная академия наук Украины

Институт электросварки им. Е.О. Патона

На правах рукописи

ПОЛОВЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ВИКТОРОВИЧ

УДК 620.186:621.791.011:669.01

ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРО- И ФАЗООБРАЗОВАНИЯ СОЕДИНЕНИЙ СПЛАВОВ ТИТАНА И АЛЮМИНИЯ ПРИ ДИФФУЗИОННОЙ СВАРКЕ В ВАКУУМЕ

05.02.01 – «Материаловедение»

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель

Григоренко Георгий Михайлович

академик НАНУ, д.т.н., проф.

Киев – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

|  | стр. |
| --- | --- |
| Принятые сокращения………………………………………………………. | 4 |
| Введение……………………………………………………………………… | 5 |
| Раздел 1. Современные представления о структуре и фазовом составе неразъемных соединений алюминия с титаном и сплавов на их основе, которые получены сваркой в твердой фазе ……………………………….. | 15 |
| 1.1. Трудности, возникающие при получении качественных неразъемных соединений …………………………………………………… | 15 |
| 1.1.1. Теории образования твердофазного соединения………… | 15 |
| 1.1.2. Влияние окисных пленок на качество сварного соединения…………………………………………………………………… | 18 |
| 1.1.3. Влияния интерметаллидов на качество сварного соединения …………………………………………………………………… | 20 |
| 1.2. Состояние и свойства контактной зоны при сварке алюминия с титаном, а также сплавов на их основе, различными способами сварки в твердой фазе …………………………………………………………………. | 23 |
| 1.3. Выводы……………………………………………………………... | 40 |
| Раздел 2. Материалы и методы эксперимента……………………………... | 42 |
| 2.1. Характеристика свариваемых металлов и сплавов на их основе.. | 42 |
| 2.2. Способы сварки……………………………………………………. | 55 |
| 2.3. Подготовка образцов для исследований…………………………. | 57 |
| 2.4. Структурный анализ образцов……………………………………. | 57 |
| 2.4.1. Световая микроскопия и дюрометрия ……………..…........ | 57 |
| 2.4.2. Растровая электронная микроскопия……………………… | 58 |
| 2.5. Выводы…………………………………………………………….. | 60 |
| Раздел 3. Особенности формирования структуры соединений титана с алюминием и сплавов на их основе при ДСВ ……………………………. | 61 |
| 3.1. Исследование структуры сварных соединений сплава алюминия АД1 со сплавом титана ВТ1-0……………………………………………….. | 63 |
| 3.2. Влияние параметров режима сварки на структуру сварных соединений сплавов на основе алюминия и титана ……………………… | 67 |
| 3.2.1. Влияние времени сварки…………………………………… | 75 |
| 3.2.2. Влияние сварочного давления…………………………….. | 92 |
| 3.2.3. Влияние температуры сварки……………………………… | 102 |
| 3.3. Выводы…………………………………………………………….. | 113 |
| Раздел 4. Мессоперенос, фазообразование и их влияние на качество сварного соединения………………………………………………………… | 116 |
| 4.1. Выбор оптимальной толщины применяемых промежуточных прослоек из АД1…..………………………………………………………… | 117 |
| 4.2. Роль формирующих матриц при ДСВ……………………………. | 129 |
| 4.3. Образование интерметаллидов в сварных соединениях………… | 137 |
| 4.4. Влияние структуры и фазового состава сварного соединения на его физико-механические свойства …..…………………………………… | 140 |
| 4.5. Выводы…………………………………………………………….. | 146 |
| Общие выводы………………………………………………………………. | 147 |
| Список использованной литературы……………………………………….. | 149 |
| Всего страниц | 159 |

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

ДСВ – диффузионная сварка в вакууме

CЭМ – сканирующий электронный микроскоп

ЭДС – энергодисперсионный спектрометр

ФМ – формирующая матрица

Введение

Развитие современного машиностроения, автомобилестроения, авиастроения, судостроения, приборостроения и других отраслей промышленности, в которых используются агрегаты, работающие в экстремальных условиях, связано с широким использованием металлов и переходных элементов из разнородных металлов, отвечающих жестким требованиям к эксплуатационным характеристикам. В большинстве своем биметаллические переходные элементы – выполненные из  разнородных металлов и сплавов, значительно отличающиеся друг от друга физико-механическими свойствами. К таким материалам относятся алюминий, титан и сплавы на их основе.

Титановые сплавы благодаря уникальному сочетанию таких физических и механических характеристик, как высокая удельная прочность, достаточная технологическая пластичность и высокая коррозионная стойкость, являются одними из наиболее привлекательных конструкционных материалов, в особенности для авиакосмической отрасли, химического машиностроения, медицины и других отраслей народного хозяйства.

Основными требованиями, предъявляемыми к материалам, которые применяются в аэрокосмической отрасли, являются их высокие удельная прочность и жаропрочность, сопротивление усталостным нагрузкам, трещиностойкость и достаточная коррозионная стойкость. Титановые сплавы ОТ4, ВТ6 и ВТ22 используются в планере самолета для таких деталей и конструкций как силовой набор, шасси, механизация крыла, пилоны, гидроцилиндры и другие агрегаты. Титановые сплавы используются в вертолетах главным образом для деталей системы несущего винта и привода, а также системы управления. Для высоконагруженных вертолетных деталей используют титановые сплавы ВТ6, ВТ5-1 и высокопрочный сплав ВТ22.

Титановые сплавы использовались в пилотируемых ракетных комплексах «Восток» и «Союз», а так же в беспилотных «Луна», «Марс» и «Венера», и в более поздних космических системах – «Салют» и «Мир». Основными объектами применения титана являются твердотопливные и жидкостные ракетные двигатели, обшивки, трубчатые конструкции стыковых отсеков, агрегаты различного назначения, в частности газовые баллоны высокого давления, детали крепления и др. В ракетостроении используется практически вся номенклатура конструкционных титановых сплавов.

Отличная коррозионная стойкость титана в атмосферных условиях, морской воде и в высокоагрессивных средах обуславливает эффективное его использование для изготовления конструкций, работающих в самых суровых условиях эксплуатации. Так в кораблестроении титановые сплавы используются главным образом как коррозионностойкий материал в морской среде. Титан успешно используется и как броневой материал.

На современном этапе развития дозвуковой и сверхзвуковой авиации алюминиевые сплавы являются основными конструкционными материалами в самолето- и ракетостроении. При изготовлении авиационной техники успешно используются упрочняемые термической обработкой высокопрочные алюминиевые сплавы Al-Zn-Mg-Cu и сплавы средней и повышенной прочности Al-Mg-Cu. Они являются конструкционным материалом для обшивки и внутреннего сплавного набора элементов планера самолета (фюзеляж, крыло, киль и др.). При изготовлении гидросамолетов предусмотрено применение свариваемых коррозионностойких сплавов (AМг5, АМг6) и сплавов Al-Zn-Mg (1915, В92, 1420). Бесспорное преимущество имеется у свариваемых алюминиевых сплавов при создании объектов космической техники. Высокие значения удельной прочности, удельной жесткости материала позволили обеспечить изготовление баков, межбаковых и носовых частей ракеты с высокой продольной устойчивостью. В конструкциях летательных аппаратах применяются сплавы из полуфабрикатов В96 т.к. имеют максимальную прочность. Также применяются сплавы АМг6 и Д16, Д20. К достоинствам алюминиевых сплавов следует отнести их работоспособность при криогенных температурах в контакте с жидким кислородом, водородом и гелием. Алюминий и сплавы на его основе находят все более широкое применение в судостроении. Из алюминиевых сплавов изготовляют корпус судов, палубные надстройки, коммуникацию и различного рода судовое оборудование. Наиболее широкое применение среди алюминиевых сплавов для изготовления конструкций речного и морского флота находят сплавы АМг3, АМг5, АМг6, а также сплавы АМц и Д16. В химической промышленности используются алюминиевые сплавы АМц, АМг2, АМг3, АМг5 для изготовления сосудов, работающих в агресивных средах под давлением при криогенных температурах.

Актуальность темы

Необходимо отметить, что наибольший интерес для конструкторов и разработчиков новых технологий представляет возможность одновременного использования в агрегатах и системах сплавов алюминия и сплавов титана, обладающих свойствами, о которых сказано выше. Для этого нужны неразъемные соединения из этих сплавов.

Как правило, для соединения этих материалов сварка плавлением непригодна. Это связано с тем, что в жидкой фазе, и даже в твердой фазе при значительном перегреве образуются хрупкие интерметаллиды, которые значительно снижают работоспособность соединений. Кроме того, в ряде случаев при сварке изделий из таких материалов предъявляются жесткие требования к сохранению начальных размеров деталей, которые можно удовлетворить только при условии отсутствия ощутимых деформаций. В этом случае весьма успешно можно решить задачу соединения изделий из сплавов алюминия и титана применением одного из способов сварки давлением: диффузионной сварки в вакууме (ДСВ).

Применение сварных конструкций из указанных материалов часто сопряжено со значительными трудностями, которые связаны с нестабильностью и большим разбросом механических характеристик сварных соединений, что объясняется, прежде всего, образованием в зоне контакта неблагоприятных структурных составляющих, химической неоднородности и хрупких интерметаллидных фаз. Именно эти факторы существенно влияют на качество соединений в случае сварки разнородных металлов, обладающих ограниченной взаимной растворимостью.

Безусловно, сложность обеспечения оптимального сочетания прочности и пластичности во многом предопределяется технологическими особенностями диффузионной сварки. Имеется в виду ограничение по величине используемых при сварке параметров: температуры, давления сварки, а также продолжительность процесса сварки. Последний параметр, как правило, приводит к формированию в зоне соединений сложных структурных составляющих и метастабильных фаз, воздействие которых на свойства соединений алюминий-титан изучено в недостаточной степени. Большой вклад в этой области сделали Н.Ф. Казаков, Э.С. Каракозов, Л.И. Маркашова, Г.К. Харченко, Л.С. Киреев, В.В. Пешков и др.

До настоящего времени не проводились комплексные исследования таких соединений, полученных диффузионной сваркой в вакууме, включающие изучение на различных структурных уровнях, в том числе и микроуровне различных типов структур и структурных элементов, межфазных и субструктурных границ, плотности дислокаций, распределения растущих интерметаллидных фаз и т.п. Особенно это важно для контроля механических свойств соединений и понимания сущности физико-химических процессов, происходящих в зоне сварки в условиях термодеформационного воздействия и при использовании различных технологических приемов.

Связь работы с научными программами, планами, темами

Работа выполнялась в ИЭС им. Е.О. Патона по ведомственной и молодежным поисковым темам:

«Инструментальными методами физического металловедения и аналитической химии исследовать распределение и концентрацию легирующих элементов, примесей и газов, особенности структуры и структурных превращений а также кинетику образования новых фаз в сварных швах, зоне термического влияния и газотермических покрытиях» №22/1 выполненной в 2010-2012 гг. В соответствии с постановлением бюро ВФТПМ НАН Украины (Протокол № 16 от 19.04.10 г.; № ДР 0110U002877).

«Исследование взаимодействия алюминия с титаном а также структурных особенностей соединения алюминиевых и титановых сплавов при сварке давлением в вакууме» №22/4-П выполненной в 2007 г. в соответствии с  Распоряжения директора ИЭС (Протокол № 29 от 05.02.07 г.; № ДР 0107U002629).

«Определение влиянияпараметров сварки и промежуточных прослоек на структурно-фазовый состав и механические свойства сварных соединений алюминиевых сплавов с титановыми в условиях ДСВ и импульсной сварки» №22/8-П выполненной в 2008 г. в соответствии с  Распоряжением директора ИЭС (Протокол № 144 от 20.12.07 г.; № ДР 0108U004180).

«Определение технологических параметров сварки в твердом состоянии разнородных соединений системы Al/Ti на основе анализа структурно-фазового состояния и механических свойств сварных соединений» 22/15-П выполненной в 2009 г. в соответствии с Распоряжением директора ИЭС (Протокол № 16 от 20.01.09 г.; № ДР 0109U004064).

Цель и задачи исследования

Цель настоящей диссертационной работы: исследовать на макро- и микроуровне особенности процессов формирования химической микро неоднородности, структуры и фаз при диффузионной сварке в вакууме алюминия с титаном и их сплавов, и создать научные основы получения качественных сварных соединений путем оптимизации их структуры и фазового состава.

В соответствии с поставленной целью основными задачами исследования были следующие:

- Проанализировать и обобщить современные представления о закономерностях образования соединений сплавов титана и алюминия в условиях сварки давлением.

- Исследовать особенности образования соединений при ДСВ.

- Изучить химическую неоднородность, фазовый состав, морфологию, распределение интерметаллидов и их влияние на свойства и работоспособность сварного соединения.

- Опробовать различные технологические приемы с целью оптимизации структуры и снижения химической микро-неоднородности для получения качественных соединений.

- Разработать рекомендации по оптимизации структурно-фазового состава и технологических условий сварки для получения оптимальных механических свойств сварного соединения.

Объект исследования. Процессы диффузии, структуро- и фазообразования, микротвердость, химнеоднородность, зоны взаимопроникновения металлов в соединении и их ширина при получении сварного соединения диффузионной сваркой в вакууме разнородных металлов и сплавов с резкоотличающимися физическими свойствами.

Предмет исследования. Закономерности формирования структуры сварных соединений алюминия с титаном и сплавов на их основе при помощи диффузионной сварки  в вакууме.

Методы исследования

Для изучения структуры использовалась световая и растровая электронная микроскопии. Изучение распределения химических элементов и идентификацию вновь образовавшихся включений проводили методами рентгеновского микроспектрального анализа и методом ОЖЕ-спектроскопии.

# Научная новизна полученных результатов

- Впервые с привлечением ОЖЕ-микрозонда с локальностью 8 нм выявлено узкую диффузионную зону сплав алюминия АД1 – сплав титана ВТ6 протяженностью до 2 мкм и изучены особенности массопереноса и распределения легирующих элементов и примесей в этой зоне.

- Расширены представления о влиянии температуры подогрева, времени, направления и степени пластической деформации при ДСВ на формирование структурных компонентов стабильных и метастабильных фаз в зоне соединения алюминий-титан, что позволит оптимизировать технологические параметры процесса соединения.

- Впервые идентифицировано, что в сплаве АМг6 после сварки по границам зерен образуются включения размером 5-7 мкм (соединения (FеМn)А16), а также внутри зерен дисперсные включения размером 0,5×0,04 мкм, которые представляют собой соединение Mg5Al8 (β-фаза) и влияют на механические свойства сплава.

- Показано, что во избежание негативного влияния магния при ДСВ необходимо применять прослойки из чистого алюминия такой толщины, которая в процессе сварки сможет изолировать титановый сплав от диффундирующего магния. Для получения качественного сварного соединения сплавов АМг6 и ВТ6 необходима прослойка из АД1 толщиной 150 мкм.

Практическое значение полученных результатов

- созданы основы оптимизации технологических параметров процесса диффузионной сварки сплавов титана со сплавами алюминия, обеспечивающие получение качественного соединения;

- определена роль составляющих режима сварки при получении качественного сварного соединения способом сварки в твердой фазе сплавов алюминия со сплавами титана;

- исследовано влияние толщины промежуточной прослойки на структуру и свойства сварного соединения и даны рекомендации по выбору ее оптимальной толщины;

- сделана оценка применимости формирующих матриц при ДСВ сплавов титана со сплавами алюминия, которые позволяют интенсифицировать процесс пластической деформации в зоне сварного соединения;

- на основании полученных данных разработаны рекомендации по выбору технологических параметров диффузионной сварки сплавов титана со сплавами алюминия, которые в дальнейшем могут быть использованы в практических целях; для ДСВ сплавов АМг6 и ВТ6 Тсв=540 °С, Рсв=20 МПа, τсв=20 мин.

# Личный вклад соискателя

# Диссертация является результатом экспериментальных и теоретических исследований выполненных автором самостоятельно или в сотрудничестве, с непосредственным участием в формулировке цели и разработке программы исследований. Экспериментальные работы по сварке разнородных металлов, металлографические исследования полученных сварных соединений, обработка и обобщение их результатов проводились при его непосредственном участии. Вместе с руководителем были сформулированы научные положения и подготовлены материалы для публикаций.

Научные и практические результаты работы, которые выносятся на защиту, получены автором самостоятельно или в соавторстве, из которых автору принадлежат:

- обзор и анализ литературных данных по сварке в твердом состоянии сплавов алюминия со сплавами титана;

- исследования распределения химических элементов, структуры, микротвердости, образования и роста интерметаллидов в зоне сварных соединений сплава алюминия АМг6 со сплавом титана ВТ6 через прослойку из АД1, которые получены ДСВ с разными значениями параметров режима сварки, с различной толщиной промежуточной прослойки и применением формирующей матрицы.

# Апробация работы

Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на: IV Всеукраинской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов “Сварка и родственные технологии” (Киев, 2007 г.); I Всеукраинской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Сварка и родственные процессы и технологии» (Николаев, 2008 г.); V Всеукраинской научно-технической конференции молодых ученых и специалистов “Сварка и родственные технологии” (Киев, 2009 г.); VI научно-технической конференции молодых ученых и специалистов “Сварка и родственные технологии” (Киев, 2011 г.); II международной научно-практической конференции «Комплексное обеспечение качества технологических процессов и систем» (Чернигов, 2012 г.); II Всеукраинской научно-технической конференции «Сварка и родственные технологии» (Николаев, 2012 г.); ІІІ международной научно-технической конференции «Сварочное производство в машиностроении: перспективы развития» (Краматорск, 2012 г.); III международной научно-практической конференции «Комплексное обеспечение качества технологических процессов и систем» (Чернигов, 2013 г.); VІI научно-технической конференции молодых ученых и специалистов “Сварка и родственные технологии” (Киев, 2013 г.).

Публикации

По теме диссертации опубликовано 14 работ, в том числе 5 статей в профильных журналах.

Структура и объем работы

Диссертационная работа, общим объемом 159 страниц машинописного текста, включая 7 таблиц и 80 рисунков, состоит из вступления, четырех разделов, общих выводов и списка использованных литературных источников из 115 наименований.

В первом разделе приведен обзор литературных данных и сравнительный анализ структуры и свойств соединений сплавов алюминия со сплавами титана, полученных различными способами сварки в твердой фазе. Рассмотрены: теории образования сварного соединения в твердой фазе, влияние оксидных пленок на качество сварного соединения, критерии образования и роста интерметаллидов и их влияние на качество соединения.

Во втором разделе представлено описание используемых материалов и способов подготовки образцов для исследований, методов и методик исследования: дюрометрия, световая и растровая электронная микроскопии с привлечением рентгеновского спектрального и ОЖЕ-спектрального анализов. Представлена схема и краткое описание применяемого способа сварки.

В третьем разделе изложены сведения о влиянии параметров режима ДСВ сплавов титана со сплавами алюминия на структуру и свойства получаемых сварных соединений.

В четвертом разделе изложены результаты исследований выбора оптимальной толщины применяемой промежуточной прослойки, целесообразности применения формирующей матрицы. Исследовано образование интерметаллидов. Основываясь на фрактографических исследованиях изломов сделаны выводы о свойствах соединений.

ВЫВОДЫ

- Совокупность теоретических положений и практических разработок представленных в данной работе может быть квалифицирована как решение важной научно-технической задачи.

- Вследствие негативного влияния магния для получения качественного сварного соединения сплава титана ВТ6 со сплавом алюминия АМг6 необходимо  применение промежуточной прослойки из алюминия. Применение прослойки из АД1 выделяет в сварном соединении две контактные зоны: АМг6+АД1 и АД1+ВТ6.

- Магний в процессе сварки диффундирует из сплава АМг6 в прослойку АД1 с плавным снижением концентрации по мере приближения к ВТ6. При этом скопления магния в зоне контакта прослойки со сплавом титана ВТ6 отсутствуют, а в сплаве алюминия АМг6 у зоны соединения АМг6+АД1 образуется участок с пониженным содержанием магния и снижением значений микротвердости.

- Исходная структура АМг6 полосчатого типа в процессе сварки преобразуется в зерна различного размера и формы. У зоны соединения с прослойкой в сплаве АМг6 они имеют более равноосную форму и меньшие размеры. По границам зерен АМг6 образуются включения различной формы размером до 5-7 мкм со сложным химическим составом ((FеМn)А16). Внутри зерен сплава АМг6 обнаружено образование равномерно распределенных включений (Mg5Al8) – β-фаза.

- В сплаве АД1 наблюдаются включения глобулярной формы размером 0,5-5 мкм оксидного типа производственного происхождения.

- Структура сплава титана ВТ6 не изменяется в процессе сварки и состоит из вытянутых вдоль проката первичных зерен длинной 5…20 мкм c преобладающим фактором формы 2. Вторичная структура представлена пластинами α-фазы с прослойками β-фазы по границам пластин и первичных зерен.

- Основное влияние на процессы структуро- и фазообразования в зоне сварного соединения оказывают температура и давление. Меньше влияет время сварки.

- Установлено, что в зоне соединения АД1+ВТ6 наблюдается взаимная диффузия титана и алюминия и диффузия ванадия в АД1 с образованием зоны шириной до 1,5-2 мкм, состоящей в основном из Ti и А1. В участках с дефектами в ходе эксперимента выявлено увеличенное содержание кислорода.

- Установлено, что оптимальной для получения качественного сварного соединения АМг6 с ВТ6 с помощью ДСВ является прослойка из АД1 толщиной 150 мкм.

- Сделана оценка применимости формирующих матриц при ДСВ сплавов титана со сплавами алюминия, которые позволяют интенсифицировать процесс пластической деформации в зоне сварного соединения.

- Созданы основы оптимизации технологических параметров процесса диффузионной сварки сплавов титана со сплавами алюминия, обеспечивающие получение качественного соединения.

- При температуре подогрева 540 С, времени сварки 20 минут и давлении 20 МПа в зоне соединения прослойки со сплавом титана интерметаллиды не образуются, количество участков с дефектами не более 5 % от общей площади соединения. При испытаниях на отрыв имеет место разрушение вязкого характера по менее прочному материалу – алюминию. Этот режим можно считать оптимальным и рекомендовать для получения качественных сварных соединений c помощью диффузионной сварки в вакууме.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

- Каpакозов Э.С. Соединение металлов в твеpдой фазе / Э.С. Каpакозов. – М.: "Металлуpгия", 1976. – 264 с.

- Айнбиндер С.Б. Холодная сварка металлов / С.Б. Айнбиндер. – Рига: Изд–во АН Латв. ССР, 1957. – 163 с. с ил.

- Казаков Н.Ф. Диффузионная сварка металлов / Н.Ф. Казаков. – М.: Машиностроение, 1976. – 360 с.

- Семенов Л.П. Схватывание металлов / Л.П. Семенов. – M.: «Машгиз», 1958. – 280 с. с ил.

- Кpасулин Ю.Л. Взаимодействие металла с полупpоводником в твеpдой фазе / Ю.Л. Кpасулин. – М.: Hаука, 1971. – 119 с.

- Красулин Ю.Л. О механизме образования соединений разнородных материалов в твердом состоянии / Ю.Л. Красулин, М.Х. Шоршоров // Физическая и химическая обработка материалов. – 1967. – №1. – С. 89–97.

- Pыкалин Н.H. Физические и химические проблемы соединения разнородных материалов / Н.H. Pыкалин, Μ.X. Шоρшоρов, Ю.JI. Кρасулин // Изв. АН СССР: «Неорганические материалы». – № 1. – 1965.

- Красулин Ю.Л. Микросварка давлением. Под ред. Э.С. Каракозова / Ю.Л. Красулин, Г.В. Назаров. – М.:"Металлургия", 1976. – 160 с.

- . Рабкин Д.М. Сварка разнородных металлов / Д.М. Рабкин, В.Р. Рябов, С.М. Гуpевич. – Киев.: Технiка, 1976. – 208 с.

- Гуpевич С.М. Справочник по сварке цветных металлов / С.М. Гуpевич. – Киев.: Hаук. Думка, 1981. – 608 с.

- Лаpиков Л.H. Диффузионные процессы в твёрдой фазе пpи сварке / Л.H. Лаpиков, В.Р. Рябов, В.М. Фальченко. – М.: Машиностроение, 1975. –  192 с.

- Методика и аппаратура для исследования диффузионных процессов в зоне контакта при сварке давлением / П.А. Болдаков, И.В. Зуев, Н.Б. Демкин, В.И. Любимов // Сварочное производство. – 1980. – № 8. – С. 38–39.

- Металлохимические свойства элементов периодической системы / И.И. Коpнилов, H.М. Матвеева, Л.И. Пpяхина [и дp.]. – М.: Hаука, 1966. – 350 с.

- Куйбышев О. Окисление металлов и сплавов. Пер. с англ. / О. Куйбышев, Б. Гопкине. – М.: Металлургия, 1965. – 428 с.

- Окисление титана и его сплавов / А.С. Бай, Д.И. Лайнер, Е.Н. Слесарева [и др.]. – М.: Металлургия, 1970. – 317 с.

- Лучинский Г.П. Химия титана / Г.П.Лучинский. – М.: Химия, 1971. – 471 с.

- Коттон Ф. Современная неорганическая химия / Ф. Коттон, Д. Уилкинсон. – М.: Мир., 1969. – т. 2. – 209 с.

- Пульцин H.М. Взаимодействие титана с газами / H.М. Пульцин. – М.: Металлургия, 1969. – 217 с.

- Диаграммы, состояния двойных металлических систем : справочник : в 3 т. / Н.П. Лякишев [и др.]; под общ. ред. Н.П. Лякишева. – М.: Машиностроение, 1996. – Т.1. – 991 с.

- Биметаллические соединения / К.Е. Чарухина, С.А. Глованенко, В.А. Мастеров, Н.Ф. Казаков. – М.: Из–во "Металлургия", 1970. – 280 с.

- Механизм и кинетика образования и роста интерметаллических прослоек в сварных соединениях разнородных металлов / Л.Н. Лариков, А.В. Лозовская, Д.Ф. Полищук [и др.] // "Металлофизика. Респ. межвед. сб.". – 1969. – № 28. – С. 5–49.

- Рябов В.Р. Сварка алюминия и его сплавов с другими металлами / В.Р. Рябов. – Киев: Наук. думка., 1983. – 264 с.

- Быковский О.Г. Современное состояние технологии сварки цветных металлов и сплавов / О.Г. Быковский, А.Н. Пасько // Сборка в машиностроении, приборостроении. – 2011. – № 12. – С. 32–40.

- Сапрыгин В.Д. Соединение алюминиево–стальных, титаново–алюминиевых трубопроводов для работы при криогенных температурах / В.Д. Сапрыгин, Ю.И. Березников, С.Н. Лоцманов // Лекции по сварке разнородных и разноименных металлов, ч. 1. – 1976. – №10. – С. 38–39.

- Сапрыгин В.Д. Сварка давлением Al+Ст и Ti+Ст переходных элементов для работы при низких температурах / В.Д. Сапрыгин, Э.С. Каракозов, Ю.И. Березников // Сварочное производство. – 1975. – №6. – С. 21–23.

- Сапрыгин В.Д. Холодная сварка алюминиево–стальных и титано–алюминиевых переходных элементов / В.Д. Сапрыгин, Э.С. Каракозов // Автоматическая сварка. – 1976. – №10. – С. 38–39.

- Каракозов Э.С. Холодная сварка труб / Э.С. Каракозов, В.Д. Сапрыгин. – М.: Металлургия, 1978. – 176 с.

- Соединение труб из разнородных металлов / С.Н. Киселев, Г.Н. Шевелев, В.В. Рощин [и др.]. – М.: Машиностроение, 1981. – 176 с.

- Фридлянд Л.А. Сварка алюминия с титаном / Л.А. Фридлянд, Т.Н. Зиновьева, Ю.К. Конов // Сварочное производство. – 1963. – №11. – С. 5–8.

- Ланкина Л.В. Исследование процессов на границе соединения при нагреве биметалла титан–алюминий / Л.В. Ланкина, Ю.М. Коренюк // Сварочное производство. – 1974. – №8. – С. 4.

- Федоров Г.Б. Кинетика роста интерметаллидного покрытия при взаимной диффузии в системах алюминия с титаном и титан–циркониевыми сплавами / Г.Б. Федоров, Ю.А. Шевчук, Т.О. Хасиев // Физ. и хим. обработка материалов. – 1990. – №1. – С. 68–72.

- Свойства титано–алюминиевых соединений, полученных сваркой взрывом / А.В. Ерохин, Н.Н. Казак, В.С. Седых [и др.] // Сварочное производство. – 1972. – №7. – С. 26–27.

- Кусков Ю.Н. Прочность сваренных взрывом титано–алюминиевых соединений и ее расчетная оценка / Ю.Н. Кусков, В.С. Седых, Ю.П. Трыков // Сварочное производство. – 1975. – №9. – С. 11–13.

- Прочность сваренных взрывом титано–алюминиевых композиционных материалов / В.И. Лысак, С.В. Кузьмин, В.С. Седых [и др] // Физ. и хим. обработка материалов. – 1997. – №1. – С. 76–79.

- Трыков Ю.П. Особенности деформирования сваренного взрывом титан–алюминиевого композита / Ю.П. Трыков, Л.М. Гуревич, Д.Н. Гурулев // Сварочное производство. – 1999. – №1. – С. 11–15.

- Трыков Ю.П. Влияние прокатки при повышенных температурах на свойства титан–алюминиевого композита, полученного сваркой взрывом / Ю.П. Трыков, Л.М. Гуревич, Д.Н. Гурулев // Сварочное производство. – 1999. – №6. – С. 6–10.

- Трыков Ю.П. Диффузионные процессы при нагреве титан–алюминиевого композита, полученного сваркой взрывом / Ю.П. Трыков, Л.М. Гуревич, Д.Н. Гурулев // Сварочное производство. – 2000. – №12. – С. 19–21.

- Кусков Ю.Н. Механические свойства титано–алюминиевых композиций, полученных сваркой взрывом, при повышенных температурах / Ю.Н. Кусков, В.С. Седых, Ю.П. Трыков // Сварочное производство. – 1975. – №4. – С. 34–36.

- Трыков Ю. П. Влияние температуры нагрева на диффузионные процессы в титано–алюминиевом композите / Ю.П. Трыков, Л.М. Гуревич, Д.К. Гурулев // Металловедение и прочность материалов: межвуз. сб. науч. тр. – Волгоград: Политехник. – 2001. – С. 3–10.

- Диффузия в слоистом титано–алюминиевом композите ВТ1–АД1 при повышенных температурах / Ю.П. Трыков, JI.М. Гуревич, А.Н. Жоров [и др] // Известия Волгогр. гос. техн. ун–та. – 2007. – № 5. – С. 3–6.

- Трыков Ю.П. Диффузионные процессы в сваренных взрывом титаноалюминиевых соединениях / Ю.П. Трыков, Л.М. Гуревич, А.Н. Жоров // Конструкции из композиционных материалов. – 2005. – № 2. – С. 19–23.

- Зарождение и рост алюминида титана в слоистом композите, сваренном взрывом / И.А. Батаев, А.А. Батаев, В.И. Мали [и др] // Физика металлов и металловедение. – 2012. – Т113. – № 10. – С. 998–1008.

- Липовский П.И. Сварка разноименных металлов трением. Лекции по сварке разнородных и разноименных металлов, ч. 1 / П.И. Липовский // М.: МДНТП, 1973. – С. 89–94.

- Штернин Л.А. Сварка трением разнородных металлов / Л.А. Штернин // Автоматическая сварка. – 1965. – №3. – С. 11–13.

- Меркин Б.В. Особенности формирования соединения при сварке трением материалов с резко отличающимися свойствами / Б.В. Меркин, Л.А. Штернин // ФиХОМ. – 1972. – №5. – С. 101–104.

- Сварка трением: справочник / В.К. Лебедев, И.А. Черненко, Р. Михальски [и др.]; Под общ. ред. В.К. Лебедева. – Л.: Машиностроение. Лен–ое отделение, 1987. – 236 с.

- Колесниченко В.А. Клинопрессовая сварка разнородных материалов, резко отличающихся и близких по твердости. Лекции по сварке разнородных и разноименных металлов, ч. 1 / В.А. Колесниченко, Г.Д. Шнырев, В.П. Алехин. – М.: МДНТП, 1973. – С. 68–70.

- Оценка качества биметаллических соединений (сплав ВТ6С – сплав АМг3П), получаемых теплопрессовой сваркой / В.И. Лукин, Л.М. Петров, Н.И. Новосильцева [и др.]  Сварочное производство. – 1981. – №2. – С. 41–42.

- Лукин В.И. Расчет контактных напряжений при клинопрессовой сварке / В.И. Лукин, Б.Ф. Кучеряев, Г.Д. Никифиров, Н.И. Тиничин  Физ. и хим. обработка материалов. – 1981. – №4. – С. 123–127.

- Шоршоров М.Х. Клинопрессовая сварка давлением разнородных металлов / М.Х. Шоршоров, В.Д. Колесниченко, В.П. Алехин. – М.: Металлургия, 1982. –  112 с.

- Шалин Р.Е. Особенности сварки титана с алюминием в твердой фазе / Р.Е. Шалин, В.И. Лукин  Сварочное производство. – 1995. – №2. – С. 6–8.

- Лукин В.И. Оценка влияния термического воздействия на клинопрессовое соединение сплавов ВТ6С+АМг3 / В.И. Лукин  Сварочное производство. – 1998. – №6. – С. 7–10.

- Металлургия и технология сварки титана и его сплавов / С.М. Гуревич, В.Н. Замков, Я.Ю. Кашпан [и др.]. – К.: Наук. Думка, 1979. – 300 с.

- Сергеев А.В. Диффузионная сварка сплава АК4–1 с титановым сплавом ВТ1–0 / А.В. Сергеев, Н.Ф. Казаков, А.П. Сысоев // Автоматическая сварка. – 1983. – №2. – С. 74–75.

- Диффузионная сварка титана с керамикой через алюминиевую прокладку / В.С. Несмих, Ю.Б. Малевский, Т.Н. Кушнарева [и др.] // Автоматическая сварка. – 1987. – №5. – С. 69–72.

- Керимов К.М. Влияние легирования на взаимодействие алюминия с титаном / К.М. Керимов, Е.М. Слюсаренко // Материалы 6 конференции по композиционным материалам. – Ереван, 1987. – том 1. – С. 60

- О некоторых свойствах интерметаллидных фаз и путях создания работоспособных комбинированных соединений с ограниченной взаимной растворимостью / А.А. Чуларис, М.М. Михайлова, В.М. Томашевский [и др.] // Сборник "Сварные конструкции и техника их изготовления". – Ростов: Донской ГТУ, 1988. – С. 43–55

- Григорьевский В.И. Диффузионная сварка алюминиевого сплава АМг6 с титановым сплавом ОТ4 через композиционную прослойку титан–алюминий / В.И. Григорьевский // Сварочное производство. – 1991. – №8. – С. 2–4.

- Григорьевский В.И. Совершенствование процесса формирования соединения разнородных материалов на примере диффузионной сварки алюминиевого сплава В95 с титановым сплавом ОТ4 / В.И. Григорьевский, В.К. Акинин, В.В. Григорьевский // Материалы семинара "Повышение качества и эффективности сварочного производства на предприятиях и в организациях". – М.: ЦРДЗ, 1993. – С. 65–71.

- Пономарев Д.В. Исследование переходной зоны титан–алюминий при диффузионной сварке / Д.В. Пономарев, С.Г. Емельянов, А.В. Башурин, В.Н. Гадалов // Технология металлов. – 2008. – №9. – С. 12–15.

- Enjyo Toshio Влияние промежуточных прокладок на свойства соединений Al–Ti, выполненных диффузионной сваркой / Enjyo Toshio, Ikeuchi Kenji, Maruyama Toshiharu // g. Light Metal. Weld. And constr. – 1978. – 16. – №3. – Р.107–114, 127 (РЖСв, 78, №8, 8.63.130).

- Ямамото Акахико Диффузионная сварка титана с алюминием / Ямамото Акахико, Накаэ Хидеэ, Кавано Акиоми // заявка 58–70986, опубл. 27.04.83, Япония (РЖСв, 84, №4, 4.63.563П).

- Koono Akiomi Диффузионная сварка Ti–6Al–4V с промежуточной прокладкой из алюминия / Koono Akiomi, Yamamoto Akihika, Yamada Tashihiro a.o. // Есэцу гаккай ромдунсю, Quarterly J. Jap. Welding Soc. – 1985. – Vol. 3, №1. – Р. 145–151.

- Toshio Enjyo Diffusion Welding of Titanium to Aluminum / Toshio Enjyo, Kenji Ikeuchi, Masahito Kanai // Journal of the Japan Welding Society. – 1977. – V. 46, №2. – Р. 32–39.

- Enjo Toshio Снижение прочности соединений титана с алюминием, выполненных диффузионной сваркой, в процессе высокотемпературного нагрева / Enjo Toshio, Ikeuchi Kenji, Akikawa Naofumi // Есэцу гаккайси, J. Jap. Welding Soc. – 1981. – Vol. 50, №10. – Р. 977–982.

- Diffusion Welding of  Al–Cu–Mg series A2017 alloy to Titanium / Enjo Toshio, Ikeuchi Kenji, Ando Masaaki a.o. // Trans. JWRI. – 1985. – Vol. 14, №2. – Р. 93–97.

- . Enjo Toshio Влияние примесей в алюминии на диффузионную сварку алюминия с титаном / Enjo Toshio, Ikeuchi Kenji, horinouchi Tsuhofu // Кейкиндзоку, J. Jap. Inst. Light Metals. – 1986. – Vol. 36, №3. – Р. 143–151.

- Трутнев В.В. Взаимодействие алюминия и его сплавов с нержавеющей сталью, титаном и никелем при сварке в твердом состоянии / В.В. Трутнев, М.Х. Шоршоров, А.Ф. Якушин // ФиХОМ. – 1976. – №6. – С. 53–59.

- Сабокарь В.К. Особенности аргонно–дуговой сварки и диффузионной сварки титана с алюминием / В.К. Сабокарь, В.Н. Замков, Л.С. Киреев // Автоматическая сварка. – 1998. – №1. – С. 14–17.

- Исследование структуры диффузионного слоя в свариваемом биметалле / Д.М. Рабкин, В.Р. Рябов, А.В. Лозовская [и др.] // Автоматическая сварка. – 1968. – № 3. – С. 8–12.

- Чарухина К.Е Биметаллические соединения / К.Е. Чарухина, С.А. Голованенко, В.А. Маситеров, Н.Ф. Козаков. – Изд. Металлургия, 1970. – 280 с.

- Смирягин А.П. Промышленные цветные металлы и сплавы. Справочник / А.П. Смирягин, Н.А. Смирягина, А.В. Белова. – М.: Металлургия. – 1974. – 488 с.

- Механические свойства титана и его сплавов / Б.А. Качалов [и др.]. – М.: Металлургия, 1974. – 542 с.

- Zwicker U. Titan und Titanlegierungen / U. Zwicker // Bowen H.I.M., Trace elements in biochemistry L.– N. Y.– В., 1974. – 1966.

- Тихонов Л.В. Механические свойства металлов и сплавов. Справочник / Л.В. Тихонов, В.А. Каноненко, Г.И. Прокопенко, В.А. Рафаловский. – Киев: Наукова Думка, 1986. – 568 с.

- Стейнберг M.A. Тугоплавкие металлические материалы для космической техники / M.A. Стейнберг. – М.: Мир, 1996. – 420 с.

- Глазунов С.Г. Конструкционные титановые сплавы / С.Г. Глазунов, В.Н. Моисеев. – М.: Машиностроение, 1974. – 368 с.

- Ильин А.А. Титановые сплавы. Состав, структура, свойства. Справочник / А.А. Ильин, Б.А. Колачев, В.С. Полькин. – М.: ВИЛС – МАТИ, 2009. – 520 с.

- Справочник по алюминиевым сплавам /Под ред. В. И. Елагина. – М.: Все-союз. ин-т легких сплавов, 1978. – 132 с.

- Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. Пер с англ. / Л.Ф. Мондольфо. – М.: «Металлургия», 1979. – 640 с.

- Колачев Б.А. Металловедение и термическая обработка цветных металлов и сплавов / Б.А. Колачев, В.А. Ливанов, В.И. Елагин. – М.: Металлургия, 1972. – 480 с.

- Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол. – М.: Физматгиз, 1958. – Т.1. – 556 с.

- Вол А.Е. Строение и свойства двойных металлических систем / А.Е. Вол. – М.: Физматгиз, 1962. – Т.2. – 983 с.

- Солнцев Ю.П. Материаловедение. Учебник для вузов. Изд. 4–е, перераб. и доп. / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2007. – 784 с.: ил.

- Барабаш О.М. Структура и свойства металлов и сплавов. Справочник / О.М. Барабаш, Ю.Н. Коваль. – К.: «Наукова думка», 1986. – 597 с.

- Чуларис А.А. Технология сварки давлением / А.А. Чуларис, Д.В. Рогозин. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 221 с.: ил.

- Гельман А.С. Основы сварки давлением / А.С. Гельман. – М.: Машиностроение, 1970. – 312 с.

- Васильев Л.И. Современная электронная микроскопия металлических материалов / Л.И. Васильев, А.М. Глезер. – Ленинград: «Знание», 1983. – 19 с.

- Растровая электронная микроскопия и ренгеновский микроанализ / Под. ред. В.И. Петрова. – М.: Мир, 1984. – 304 с.

- Власов А.И. Методы микроскопии / А.И. Власов, К.А. Елсуков, Ю.В. Панфилов. – М.: Изд–во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2011. – 280 с. (Библиотека «Наноинженерия» : в 17 кн. Кн. 1).

- Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия / Я.С. Уманский [и др.]. – М.: Металлургия, 1982. – 632 с.

- Вудраф Д. Современные методы исследования поверхности / Д. Вудраф, Т. Делчар. – М.: Мир, 1989. – 568 с.

- Гоулдстейн Дж. Практическая растровая электронная микроскопия / Дж. Гоулдстейн, Х. Яковица. – М: Мир, 1978. – 656 с.

- Брандон Д. Микроструктура материалов. Методы исследования и контроля / Д. Брандон, У. Каплан. – М.: Техносфера, 2004. – 384 с.

- Уманский Я.С. Кристаллография, рентгенография и электронная микроскопия / Я.С. Уманский, Ю.А. Скаков, А.Н. Иванов, Л.Н. Расторгуев – М.: Металлургия, 1982. – 632 с.

- Феллоуз Дж. Фрактография и атлас фрактограмм. Справочник. Перевод с англ.: Шур Е.А. под ред. Бернштейна М.Л. / Дж.Феллоуз. – М.: Металлургия  1982. – 489 с.

- Гуляев А.П. Металловедение. Учебник для вузов. 6–е изд., перераб. и доп. / А.П. Гуляев. – М.: Металлургия, 1986. – 544 с.

- Горелик C.C. Рекристаллизация металлов и сплавов / C.C. Горелик, C.B. Дoбaткин, JI.M. Капуткина. – М.: Мисис, 2005. – 432 с.

- Половецкий Е.В. Распределение химических элементов в зоне соединения алюминиевого сплава АМг6 с титановым ВТ6, полученного диффузионной сваркой в вакууме / Е.В. Половецкий, Ю.В. Фальченко, Л.М. Капитанчук // Автоматическая сварка. – 2013. – №6. С 48–50.

- Сергеев А.В. Диффузионная сварка алюминиевых сплавов в состоянии сверхпластичности / А.В. Сергеев, В.М. Чудин, Е.С. Сыропаева // Автоматическая сварка. – №7. – 1991. – С. 40–43.

- Диффузионная сварка титана с керамикой через алюминиевую прокладку / В.С. Несмих, Ю.Б. Малевский, Т.Н. Кушнарева [и др.] // Автоматическая сварка. – 1987. – № 5. – С. 69-72.

- Рябов В.Р. Особенности формирования структуры сварного   соединения дисперсноупрочненного композита Al+4%C при диффузионной сварке / В.Р. Рябов, А.Н. Муравейник, Г.К. Харченко, Ю.В. Фальченко //  Автоматическая сварка. – 2003. – №12. – C. 7-10.

- Сварка давлением композита АМг5 + 23% SiC / Г.К. Харченко, А.Я. Ищенко, Ю.В. Фальченко [и др.] // Автоматическая  сварка. – 2007. – №6. –          C. 27-30.

- Чечулин Б.Б. Циклическая и коррозионная прочность титановых сплавов / Б.Б. Чечулин, Ю.Д. Хесин. – M.: Металлургия, 1987. – 208 с.

- Качанов Л.М. Основы теории пластичности / Л.М. Качанов. – М.: Наука, 1969. – 420 с.: ил.

- Бакши О.А. О расчетной оценке прочности сварных  соединений с мягкой прослойкой / О.А. Бакши, З.О. Шрон // Сварочное производство. – 1971. – № 3. – С. 3-5.

- Влияние температуры подогрева на структуру биметаллических соединений в твердом состоянии АМг6 с ВТ6 путем ДСВ / Г.М. Григоренко, Е.В. Половецкий, Ю.В. Фальченко [и др.] // Современная электрометаллургия. – 2012. – № 4. – С. 37-41.

- Половецкий Е.В. Особенности формирования структуры соединений Ti–Al при диффузионной сварке в вакууме через промежуточные алюминиевые прослойки / Е.В. Половецкий, Ю.В. Фальченко, О.С. Кушнарева, Т.О. Алексеенко // Збірник наукових праць національного університету кораблебудування. – 2008. – №4(421). – С. 73-80.

- Половецкий Е.В. Влияние толщины промежуточной прослойки на структуру и свойства сварных соединений сплава алюминия АМг6 со сплавом титана ВТ6 способом диффузионной сварки в вакууме / Е.В. Половецкий, Л.М. Капитанчук, О.А. Новомлинец // Вісник ЧДТУ. – 2013. – №1(63). – С.120-127.

- Киреев Л.С. Сварка в вакууме технического титана со сталями 2Х13 и 12Х18Н10Т/ Л.С. Киреев // Автоматическая сварка. – 1985. –  №3. – С.56-58.

- Лариков Л.Н. Структура соединений титана с медью, выполненных диффузионной сваркой, при различных схемах деформирования / Л.Н. Лариков,  М.Н. Белякова,  В.Н. Замков, В.К. Сабокарь // Автоматическая сварка. – 1982. – №6. –  С.21-23.

- Киреев Л.С. Сварка титана с другими металлами / Л.С. Киреев, В.Н. Замков, В.К. Сабокарь // Сборник трудов 5–й Всероссийской научно–технической конференции: «Быстрозакаленные материалы и покрытия» М., МАТИ – РГТУ. – 2006. – С.43-52.

- Терновский А.П. Диффузионная сварка с принудительным деформированием (аналитический обзор) / А.П. Терновский // Сварочное производство. – 1988. – №9. – С.1-4.

- Люшинский А.В. Диффузионная сварка разнородных материалов: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.В. Люшинский. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 208 с.

- Теория, технология и оборудование диффузионной сварки: учебник для вузов / В.А. Бачин, В.Ф. Квасницкий, Д.И. Котельников [и др.]. – М.: Машиностроение, 1991. – 352 с.

м. Київ, вул. Боженка, 17, оф. 414.

200-87-13, 200-87-15, 050-525-88-77

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html