Смачило Оксана Володимирівна. Застосування емульсійних систем зворотного типу для обробки хутра. : Дис... канд. наук: 05.18.18 – 2008

Смачило О. В. Застосування емульсійних систем зворотного типу для обробки хутра. - Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.18.18 – технологія взуття, шкіряних виробів і хутра. – Київський національний університет технологій та дизайну, Київ, 2008. Дисертація присвячена розробці способів знежирення та знежирення-вибілювання хутрового напівфабрикату зворотними емульсійними системами, до складу яких входять органічний розчинник перхлоретилен, поверхнево-активна речовина моноетаноламід синтетичних жирних кислот, вода або розчин пероксиду водню. Показано, що досліджувані емульсії, дисперсною фазою яких є вода, здатні видаляти жирові речовини та водорозчинні забруднення зі шкірної тканини та волосяного покриву хутра. Використання емульсійного вибілювача з пероксидом водню в якості дисперсної фази забезпечить ефективне знежирення та чищення хутра, а також допоможе усунути натуральне забарвлення пігментованого волосу і жовтизну непігментованого волосу для подальшого фарбування у пастельні та фантазійні кольори. Доведено, що емульсійні системи в процесі оброблення хутра чинять менш деструктивний вплив на волос та шкірну тканину порівняно з обробленням в чистому органічному розчиннику. Нові технології дозволяють отримати хутровий напівфабрикат високої якості з необхідними експлуатаційними характеристиками при значній економії хімічних матеріалів, суттєвому скороченні технологічного циклу за умови використання існуючого обладнання..

1. Аналіз сучасних тенденцій обробок хутрового напівфабрикату визначив необхідність створення і впровадження нових ефективних технологій, здатних інтенсифікувати оброблення і покращити якість готової продукції. Це спонукало до розробки водних емульсійних систем зворотного типу, що вміщують поверхнево-активну речовину, здатну стабілізувати зворотні емульсії, пом’якшити деструктивний вплив перхлоретилену на волос і шкірну тканину та підвищити ефективність знежирення хутрового напівфабрикату. 2. Доведено, що присутність у складі зворотних емульсій 0,75-1,25 % моноетаноламіду синтетичних жирних кислот дозволяє отримати стабільні емульсійні системи з оптимальним співвідношенням фаз розчинник/вода = 7/3, що забезпечує ефективне (до 98 %) видалення жирових речовин та водорозчинних забруднень з волосу й шкірної тканини хутрового напівфабрикату. 3. Аналіз результатів фізико-механічних, термічних та ІЧ-спектроскопічних досліджень хутрового напівфабрикату після знежирення та знежирення-вибілювання показав, що оброблення зворотними емульсіями менш деструктивно впливають на міцність волосу та м'якість і еластичність шкірної тканини хутра у порівнянні з традиційними обробленнями перхлоретиленом. 4. Встановлено, що перхлоретилен та пероксид водню здатні вступати у взаємодію з реакційноздатними групами кератину волосу, внаслідок чого виникають нові та трансформуються наявні в кератині зв’язки, що призводить до зміни властивостей хутрового напівфабрикату. Запропонований механізм стабілізації кератину волосу завдяки присутньому в емульсіях моноетаноламіду, що запобігає тим самим його деструкції кератину. 5. На підставі проведених досліджень розроблено ресурсозберігаючі технології знежирення та знежирення-вибілювання хутрових овчин у зворотних емульсійних системах, що дає можливість підвищити ефективність видалення зі шкур жирових речовин та водорозчинних забруднень та покращити якість хутрового напівфабрикату за рахунок підвищення міцності волосу на 25-30 % та еластичності шкірної тканини на 15-20 % у порівнянні з традиційними обробленнями в органічних розчинниках. 6. Ефективність розроблених технологій знежирення та знежирення-вибілювання шкур овчини хутрової доведена в умовах ВАТ “Оксамит”. Очікуваний економічний ефект від впровадження розроблених технологій становитиме 2838,9 та 2901,0 грн на 100 кг хутрового напівфабрикату відповідно, знежирених та знежирених і вибілених хутрових овчин, за рахунок зменшення вартості і економії хімічних матеріалів та підвищення якості готової продукції, а величина відверненого екологічного збитку - 122,8 грн. на 100 кг хутрового напівфабрикату..