КАТНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ

СИНТЕЗ И ПРИМЕНЕНИЕ АДДУКТА ФЕНОЛФОРМАЛЬДЕГИДНОГО ОЛИГОМЕРА И ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА В КАЧЕСТВЕ ОТВЕРДИТЕЛЯ

ЭПОКСИДНЫХ ПОКРЫТИЙ

(05.17.06 - технология и переработка полимеров и композитов)

Диссертация

на соискание учёной степени кандидата химических наук

Научный руководитель, д.х.н., профессор Степин С.Н.

Казань - 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

ГЛАВА 1. ПРИМЕНЕНИЕ СТРУКТУРИРУЮЩИХ АГЕНТОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ ДЛЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ	9

1.1	 Эпоксидные смолы	9

1.2	 Отвердители эпоксидных смол	10

1.2.1	 Отвердители сшивающего типа	13

1.2.1.1	 Отвердители аминного типа	14

1.2.1.2	 Ароматические диамины и тетрамины	19

1.2.1.3	 Струкгурно-функцнональные аналоги алифатических полиаминов	21

1.2.1.4	 Модифицированные полиамины	23

1.2.1.5	 Основания Шиффа и полиамины, блокированные кетонами 26

1.2.1.6	 Основания Манниха	28

1.2.1.7	 Полиаминоалкилфенолы	28

1.2.1.8	 Кремнийорганические отвердители	30

1.2.1.9	 Полиамидные смолы	31

1.2.1.10	Имидазо л полиамины	33

1.2.1.11	Полиизоцианаты	34

1.2.1.12	Ангидридные отвердители	35

1.2.1.13	Олигомеры с фенольными гидроксильными группами	3 7

1.2.1.14	Модифицирующие аминные отвердители сшивающего	3 9

типа

1.2.2	 Отвердители каталитического типа	42

1.2.2.1	 Третичные амины	42

1.2.2.2	 Фенольные основания Манниха	43

1.2.2.3	 Имидазолы	43

1.2.2.4	 Кислоты Льюиса	43

1.2.2.5	 Тиолы	44

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ	45

2.1.	 Характеристика исходных материалов	45

2.2.	 Синтез аддукта диметилол-о-крезола (фенолформальдегидного олигомера) и гексаметилендиамина	47

2.3	 Контроль реакции	47

2.3.1	 Определение содержания гексаметилендиамина в пробе	47

2.3.2	 Определение массовой доли азота в первичных аминогруппах	48

2.3.3	 Определение массовой доли азота во вторичных аминогруппах	5О

2.3.4	 Определение аминного числа	51

2.4	 Контроль свойств аддуктов	52

2.4.1	 Определение кинематической и динамической вязкости помощи ВПЖ-3	52

2.4.2	 Определение оптических характеристик растворов аддуктов	53

2.4.3	 Определение молекулярной массы олигомеров	53 криоскопическим методом

2.5	Определение свойств лаковых свободных пленок	56

2.5.1	 Определение степени отверждения покрытий по содержанию в пленке гель-золь фракции	56

2.5.2	 Определение равновесного модуля высокоэластичности и величины молекулярного веса сегмента цепи между узлами в пространственно-сшитых полимерах	57

2.6	Определение свойств лаковых и пигментированных покрытий	58

2.6.1	 Формирование покрытий	58

2.6.2	 Определение прочности лакокрасочных покрытий при ударе	59

2.6.3	 Определение твердости покрытия по Персозу на маятниковом приборе 2124 ТМЛ типа А	60

2.6.4	 Определение эластичности покрытий на приборе «Пресс Эриксена»	62

2.6.5	 Определение твердости по Кнупу по глубине отпечатка (ИСО 6441)

2.6.6	 Определение химической стойкости покрытий (ИСО 2812-1)

2.6.7	 Определение химической стойкости покрытий (ГОСТ 9.403-80)

2.6.8	 Определение прочности покрытия при изгибе по шкале гибкости

2.6.9	 Методика измерения емкости и тангенса диэлектрических потерь

2.6.10	 Определение абсолютной и относительной погрешности измерений

2.7	Обработка данных при помощи программного обеспечения Statistica ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТОВ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

3.1	 Исследование реакции диамина с крезолом

3.1.1	 Исследование реакции гексаметилендиамина с диметилол-о- крезолом

3.1.2	 Исследование реакции гексаметилендиамина с фенолформальдегидным олигомером

3.2	 Исследование влияния температуры синтеза на свойства АГФ и эпоксидных покрытий, сформированных с его участием

3.3	 Изучение влияния содержания аддукта гексаметилендиамина и фенолформальдегидного олигомера резольного типа при отверждении эпоксидных олигомеров на свойства покрытий

3.4	 Исследование химической стойкости эпоксидных покрытий на основе эпоксидного олигомера Э-40, отвержденных аддуктом гексаметилендиамина и фенолформальдегидного олигомера резольного типа, в сравнении с промышленными аналогами

3.5	 Влияние технологии пигментированных лакокрасочных материалов на свойства покрытий

3.6	 Разработка оптимального состава эпоксидной грунтовки ВЫВОДЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

ФФО - фенолформальдегидный олигомер ГМДА - гексаметилендиамин ДМК - диметилол-о-крезол

АГФ - аддукт фенолформальдегидного олигомера резольного типа и

гексаметилендиамина

ПА - полиамин

ЭДА - этилендиамин

ДЭТА - диэтилентриамин

ТЭТА - триэтилентетраамин

ПЭПА - полиэтиленполиамин

ДЦДА - дициандиамид

ЭО - эпоксидный олигомер

JIKM - лакокрасочный материал

Пк - покрытие

МА - малеиновый ангидрид

ФА - фталевый ангидрид

МТ - микротальк

КЖП - красный железооксидный пигментный КЦ - кальцит

ДСК - дифференциальной сканирующей калориметрии kr - кажущаяся константа скорости реакции, дм3/ (моль-с"1)

Еакт - кажущаяся энергия активации, кДж/моль г] - вязкость, мПа-с К - светопропускание, %

Ею- равновесный модуль высокоэластичности, МПа Т - твердость по Персозу, отн. ед.

Тк - твердость по Кнупу (сопротивление вдавливанию), МПа L - эластичность по Эриксену, мм Рн - ударная прочность, Дж С - электрическая емкость, пФ

Ек - электрохимический потенциал, мВ Г - гель-фракция, % ф - наполнение, % об.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Эпоксидные лакокрасочные материалы широко используются вследствие высоких адгезионных, прочностных и противокоррозионных свойств покрытий (Пк) на их основе, которые в значительной мере зависят от природы отвердителя и условий формирования. Известно, что высокими эксплуатационными характеристиками, среди которых выделаются химическая стойкость, адгезионная прочность и эластичность, обладают эпоксидные Пк, отверждаемые	при 180-200 °С

фенолформальдегидными олигомерами (ФФО) резольного типа. Однако необходимость поддержания высокой температуры при формировании Пк существенно ограничивает область их применения. В частности, технологические сложности не позволяют использовать лакокрасочные материалы (ЛКМ) горячей сушки для окрашивания крупногабаритных объектов (мосты, нефтехранилища и т.п.). Поэтому придание резолам способности химически структурировать эпоксидные олигомеры (ЭО) в естественных условиях, несомненно, является актуальной задачей, для решения которой необходимо ввести в состав ФФО функциональные группы, обладающие химическим сродством к оксирановому кольцу без подвода тепла.

Целью работы явился синтез и применение аминосодержащего продукта модификации ФФО в качестве отвердителя ЭО, и создание на основе полученной пленкообразующей системы ЛКМ естественной сушки для формирования Пк на стали с высокими химической стойкостью, физико¬механическими и защитными свойствами.

При этом ставились задачи:

-	 исследовать закономерности реакции гексаметилендиамина (ПУЩА) с ФФО;

-	 определить оптимальные параметры синтеза аддукта ГМДА с ФФО (АГФ) и исследовать возможность его использования в качестве отвердителя ЭО;

-	 исследовать влияние содержания полученного аддукта на свойства формируемых эпоксидных Пк, найти оптимальное соотношение ЭО и АГФ в Пк;

-	 исследовать влияние технологии получения пигментированных эпоксидных ЛКМ на характеристики Пк, формируемых на их основе, выбрать оптимальный вариант технологии;

-	 разработать состав эпоксидной грунтовки на основе полученного отвердителя.

Научная новизна работы. Синтезирован АГФ, обладающий структурирующей способностью по отношению к ЭО без подвода тепла. Показано, что в процессе отверждения не принимают участие вторичные аминогруппы отвердителя, примыкающие к ароматическому ядру, что необходимо учитывать при расчете соотношения ЭО и отвердителя в лакокрасочных композициях.

Установлено, что диспергирование пигментной части в растворе АГФ при получении наполненных эпоксидных композиций способствует увеличению критического уровня наполнения и улучшению эксплуатационных свойств Пк, формируемых на их основе.

Практическая значимость работы. Разработана технология отвердителя, обладающего, помимо структурирующей способности в естественных условиях, улучшать эксплуатационные свойства эпоксидных Пк за счет модифицирующего воздействия.

Разработаны оптимальная технология и рецептура эпоксидной грунтовки, по малярно-техническим характеристикам удовлетворяющая требованиям к этому классу ЛКМ, а по эксплуатационным свойствам Пк, формируемых на ее основе, превосходящая промышленно выпускаемый аналог - грунтовке ЭП-0199.

На защиту выносятся результаты исследования:

-	 влияния условий синтеза на реологические свойства АГФ и эксплуатационные свойства эпоксидных Пк на его основе;

-	 влияния технологии пигментированных эпоксидных ЛКМ на характеристики Пк, формируемых на основе АГФ;

-	 защитной способности Пк на основе разработанной антикоррозионной грунтовки.

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на следующих научных конференциях: Международной молодежной научной конференции по естественнонаучным и техническим дисциплинам «Научному прогрессу - творчество молодых» (г. Йошкар-Ола, 2010), I Всероссийской молодежной интернет конференции «Наноматериалы, наносистемы и нанотехнологии» (г. Ульяновск, 2010), VI Международной научно-практической конференции «Автомобиль и техносфера» ICATS’2011 (г. Казань, 2011), Межрегиональной научно-практической конференции «III Камские чтения» (г. Набережные Челны, 2011), научных сессиях КГТУ (г. Казань, 2008-2010).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 работ, среди них 6 статей в журналах, рекомендованных ВАК, и 8 тезисов докладов.

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 130 страницах и состоит из введения, обзора литературы, методической части, результатов исследований и их обсуждения, выводов, списка цитируемой литературы из 170 источников и 1 приложения. Работа содержит 50 рисунков и 12 таблиц.

Работа выполнена на оборудовании ЦКП «Наноматериалы и нанотехнологии» при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно¬технологического комплекса России на 2007-2013» по госконтракту 16.552.11.7012

Выводы

	Синтезированаддуктфенолформальдегидногоолигомерарезольноготипаигексаметилендиаминапосредствомконтролязарасходованиемаминаипервичныхаминогруппподтвержденмеханизминайденыкинетическиеиэнергетическиепараметрыреакции

	ИсследованиевлияниясоотношенияэпоксидногоолигомераЭиаддуктанасодержаниегельфракциивэпоксидныхПкиихэксплуатационныесвойствапозволилоустановитьчтопомимовыполненияфункцииструктурирующегоагентааддуктявляетсямодифицирующимкомпонентомпленкообразующейсистемы

	Исследованиевязкостииоптическойплотностирастворовсинтезированногоаддуктапоказалочтоповышениетемпературысинтезавыше°Сприводиткегодеструкциичтонегативносказываетсянаэксплуатационных	свойствах	эпоксидных	Пкотверждаемых	сего

использованием

	Показаночтоаддуктобладаетповышеннойдиспергирующейспособностьюпоотношениюкпигментаминаполнителямиспользуемымприполученииантикоррозионныхгрунтовоккрометогопервоочереднойконтактпигментнойчастиприполучениинаполненныхкомпозицийсаддуктомспособствуетзаметномуповышениюкритическогоуровнянаполнения	и	улучшению	комплекса	эксплуатационных	свойств

формируемыхэпоксидныхПк

	В	результатеосуществления	полногомногофакторного

экспериментаразработанаоптимальнаярецептураэпоксиднойгрунтовкисодержащей	в	качестве	отвердителя	синтезированный	аддукт

эксплуатационныесвойстваПкнаосновекоторойпревосходятсвойстваПкнаосновепромышленнойгрунтовкиЭП

6

6