

Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

На правах рукопису

СКРЕБНЄВА СВІТЛАНА МИКОЛАЇВНА

УДК 692.23:728(043.5)

ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧІ ОГОРОДЖУВАЛЬНІ

КОНСТРУКЦІЇ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ І СПОРУД

05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

Дисертація на здобуття наукового ступеня

кандидата технічних наук

Науковий керівник:

д.т.н., доцент

Лапенко Олександр Іванович

Київ – 2013

2

ЗМІСТ

ВСТУП………………………………………………………………………….....4

РОЗДІЛ 1. СУЧАСНИЙ СТАН ПИТАННЯ ПРО БУДІВЛІ З

ЕНЕРГОЗБЕРІГАЮЧИМИ КОНСТРУКЦІЯМИ………………………….……9

1.1. Використання та застосування вітчизняних енергозберігаючих

будівельних технологій в тепловому захисті будівель…………………… 10

1.2. Підвищення енергоекономічності об'ємно-планувальних рішень

будівель. ………………………………………………………………….……...14

1.3. Зовнішні огороджувальні конструкції підвищеної теплової

ефективності. Підвищення рівня теплоізоляції глухих ділянок зовнішніх

огороджень……………………………………………………………………… 16

1.4. Створення енергоекономічних та енергоефективних будівель… ..18

1.5. Аналіз традиційних теплоізоляційних матеріалів і виробів………21

1.5.1. Утеплювачі на основі мінеральної сировини………………….21

1.5.2. Теплоізолятори на основі перліту……………………………..24

1.5.3. Спінені полімерні матеріали……………………………….…..28

1.6. Актуальність завдання отримання нових ефективних

конструкційних і теплоізоляційних матеріалів………………………………33

1.7. Висновки по розділу…………………………………………………34

РОЗДІЛ 2. НАПРЯМИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

І СПОРУДАХ ……………………………………………………………………36

2.1. Критерії ефективності енергозберігаючих заходів………………. 41

2.2. Загальні принципи підвищення теплозахисту зовнішніх стін……46

2.3. Конструктивно-технологічні рішення термомодернізації зовнішніх

стін житлових будівель з оштукатурюванням фасадів ……………………..56

2.4. Будівельні матеріали та вироби для зовнішнього утеплення стін

житлових будівель з використанням вентильованих фасадів……………….62

2.5. Висновки по розділу…………………………………………………67

РОЗДІЛ 3. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОГО МАТЕРІАЛУ «ПЕРВОЛІН»………………………68

3

3.1. Сировинні матеріали, методи досліджень і обробка результатів

експериментів……………………………………………………………………68

3.2. Особливості формування структури перлітоволокнистого матеріалу90

3.3. Дослідження основних технологічних параметрів виготовлення і

експлуатаційних властивостей перлітоволокнистих матеріалів……………..93

3.4. Розрахунок огороджувальних конструкцій з різними видами

утеплювача……………………………………………………………………104

3.5. Впровадження «ПЕРВОЛІНУ» в ефективні енергозберігаючі

огороджувальні конструкції………………………………………………….109

3.6. Висновки по розділу…………………………………………………112

РОЗДІЛ 4. ПРОЕКТУВАННЯ, БУДІВНИЦТВО ТА ТЕХНІКО-

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОГОРОДЖУВАЛЬНИХ КОНСТРУКЦІЙ З

ВИКОРИСТАННЯМ «ПЕРВОЛІНУ» ……………………………….…….. 114

4.1. Загальні положення ………………………………………………...…114

4.2. Проектування будівель з використанням «ПЕРВОЛІНУ»…………117

4.2.1. Проектування вентильованих фасадів……………………………117

4.2.2. Проектування фасадної системи зі збірних «сендвіч»-панелей 120

4.3. Техніко-економічна ефективність …………………………………..125

4.4. Висновки з розділу……………………………………………………129

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ………………………………………………130

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………..…………….…….…131

ДОДАТОК А. Акти про впровадження результатів дисертаційної

роботи, патенти ………………………….……………………………………146

ДОДАТОК Б. Розрахунки стін ефективних огороджувальних

конструкції житлових будинків і споруд …………………………………….153

ДОДАТОК В. Результати експериментальних дослідів матеріали та

експериментальне устаткування. Схема технологічної лінії виготовлення

матеріалу………………………………………………………………………..157

4

ВСТУП

Актуальність теми. Проблема раціонального використання та

економії паливно-енергетичних ресурсів вирішується світовою спільнотою

одночасно за кількома напрямками. Найперспективніше з них пов'язане з

енергозбереженням в різних галузях економічної діяльності. Понад чверть

цього потенціалу зосереджена в житлово-комунальному господарстві, в

будівництві та промисловості - понад однієї третини. Резерви енерго- та

ресурсозбереження в експлуатованому фонді житлових, цивільних і

промислових будівель достатньо великі.

У нашій країні та за кордоном проводяться численні й інтенсивні

дослідження, спрямовані в основному на вишукування легких і

енергоекономічних огороджувальних конструкцій, як відрізняються малою

трудомісткістю зведення, довговічністю і ремонтопридатністю. Така пильна

увага провідних наукових, навчальних і проектних інститутів до

проектування ефективних огороджуючих конструкцій пояснюється, з одного

боку, тим важливим місцем, яке вони займають у структурі будівлі, а з

іншого боку - тією роллю, яку вони відіграють у вирішенні проблеми

економії паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР).

Перераховане підтверджує актуальність досліджень по вирішенню

проблем енерго- та ресурсозбереження в будівництві, в першу чергу

пов'язане з розробкою і використанням прогресивних енергозберігаючих і

ресурсоекономних будівельних матеріалів і виробів. У багатьох випадках

розробка нових будівельних виробів і споруд вимагає залучення більш

досконалих технологій або адаптації вже існуючих технологічних процесів і

обладнання, освоєних в інших галузях промисловості, для застосування в

будівництві.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційна робота пов’язана з виконанням завдань, визначених

зокрема: Указом Президента України від 28.02.2008 № 174/2008 “Про

невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливно-

5

енергетичних ресурсів; розпорядженням Кабінету Міністрів України від

16.10.2008 № 1334-р «Про схвалення пріоритетних напрямів діяльності у

сфері енергоефективності та енергозбереження на 2008-2009 роки»,

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.12.2008 № 1567-р «Про

програми підвищення енергоефективності та зменшення споживання

енергоресурсів»,” Закону України “Про енергозбереження”; Енергетичної

стратегії України на період до 2030 р, що затверджена Кабінетом Міністрів

України 15.03.2006 р.; наукових досліджень кафедри комп’ютерних

технологій будівництва НАУ по держбюджетній темі №6/10.01.02 “Новітні

технології реконструкції промислових та цивільних будівель і споруд

аеропортів” (2009-2010 рр.);

Мета и задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є створення

раціональних типів конструкцій, які дадуть змогу мінімізувати теплові

втрати і створять комфортні умови мікроклімату в приміщеннях житлових

будинків та споруд у кліматичних умовах України.

У відповідності з поставленою метою необхідно було вирішити

наступні задачі:

- проаналізувати сучасний стан питання щодо енергозберігаючих

огороджувальні конструкції та технології ефективної теплоізоляції в

Україні і за кордоном;

- визначити нові напрямки енергозбереження в житлових будинках та

спорудах;

- дослідити теплотехнічні властивості зовнішніх огороджень, виготовлених

з використанням розроблених будівельних матеріалів, з метою

підвищення енергоефективності будівель;

- удосконалити 84|наявні конструктивні схеми утеплення та реалізувати їх у

нових раціональних типах огороджувальних конструкцій;

- впровадити у проектування утеплення огороджувальних конструкцій

житлових будинків і споруд.

6

Об'єкт дослідження – енергозбереження в житлових будинках та

спорудах.

Предмет дослідженння – огороджувальні конструкції житлових

будинків і споруд.

Методи дослідження. Поставлені задачі вирішувалися методами

натурних, експериментальних і теоретичних досліджень, заснованими на

сучасних досягненнях в області теорії та практики створення нових

будівельних конструкцій підвищеної теплової ефективності, фізико-

математичного моделювання з використанням системного аналізу, що

забезпечують достовірність отриманих результатів.

Наукова новизна отриманих результатів:

1. Вперше створено раціональні типи конструкцій, які забезпечують

мінімізацію теплових втрат і формування комфортних умов мікроклімату в

приміщеннях житлових будинків та спорудах з використанням ефективного

теплоізоляційного матеріалу «ПЕРВОЛІН».

2. Вперше теоретично та експериментально обґрунтовано і доведено

енергоефективність огороджувальних конструкцій житлових будинків та

споруд з використанням «ПЕРВОЛІНУ».

3. Удосконалено конструктивні рішення утеплення фасадів.

4. Подальшого розвитку набули заходи щодо енергозбереження в

житлових будинках та спорудах із використанням сучасних теплоізоляційних

матеріалів та запропоновано математичний апарат обчислення оптимальної

товщини утеплювача.

Практичне значення одержаних результатів полягає в можливості

використання в проектній практиці для підвищення теплової ефективності

будівель для зовнішніх енергоефективних огороджувальних конструкцій

житлових будинків і споруд, а також для споруджуваних і реконструйованих

будівель з метою підвищення їх енергоефективності.

Результати досліджень використані:

7

- при розробці проекту реконструкції будівлі корпусу заводу «Атем» у

м.Києві сумісно з ТОВ « Проектне бюро «ІНТЕРСТАЛЬ»;

- при проектуванні складського приміщення в Київській області разом ТОВ

«Будівельна компанія «Зодчий»;

- при розробці робочого проекту промислової будівлі в м. Бровари ТОВ

«ТЕНДЕР»;

- у навчальному процесі, зокрема в навчальній програмі з дисципліни

«Будівельне матеріалознавство» Національного авіаційного університету

для студентів напряму підготовки 6.060101 «Будівництво».

- для виготовлення суміші водостійкого теплозвукоізоляційного матеріалу

(Патент на корисну модель № 48181, Україна від 10.03.2010 р.),

- при розробці проекту технологічного регламенту та технічних умов

промислового виробництва теплоізоляційного матеріалу з підвищеною

водостійкістю.

Особистий внесок здобувача. Теоретичні та експериментальні

дослідження, що ввійшли в дисертаційну роботу, виконані безпосередньо

автором, натурні дослідження - при активній участі і під керівництвом автора

спільно з викладачами кафедри комп’ютерних технологій будівництва

Національного авіаційного університету, дослідження фізико-технічніх,

теплофізичних властивостей місцевих будівельних матеріалів та виробів –

визначалися за участю автора в лабораторії Кострижівського КБМ, в ДП

«Український науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут

будівельних матеріалів та виробів» (м. Київ) та в експериментально-

дослідний лабораторії Державного підприємства Науково-дослідний центр

“Базальтоволокнисті матеріали”.

Апробація результатів дисертації. Основні 5положення дисертаці .

доповідались на І Міжнародній науково-практичній конференції «Аеропорти

– вікно в майбутнє» ( Київ, НАУ, 2009), на ІХ Міжнародній науково-

технічній конференції “АВІА–2009” (Київ, НАУ, 2009), на ХІІ

Всеукраїнській науковій конференції «Екологічні проблеми регіонів

8

України» (Одеса, ОДЕУ, 2010), на Всеукраїнському науково-практичному

семінарі «Екологічні проблеми України: шляхи вирішення» (Київ, ІЕЕіП,

2010), на ІІ Міжнародній науковій конференції «Архітектура та екологія.

Проблеми міського середовища» (Київ, НАУ, 2010), на Науково-

практичному форумі «Стратегія розвитку екологічної освіти в Україні»

(Київ, ІЕЕіП, 2011), на Ш Міжнародній науково-практичній конференції

«Аеропорти – вікно в майбутнє» ( Київ, НАУ, 2012), на ХІІ Міжнародній

науково-технічній конференції “АВІА–2013” (Київ, НАУ, 2013).

Публікації. Основні положення дисертаційної роботи опубліковано

автором самостійно й у співавторстві у 9 роботах, з них: 5 наукових працях,

у тому числі в 4 наукових статтях у спеціалізованих фахових виданнях, що

затверджені переліком ВАК України, 1 патенті України на корисну модель,

3 тезах.

Структура й обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу,

4 розділів, висновків, списку використаних джерел і 3 додатків. Загальний

обсяг дисертації становить 167 стор., у тому числі 37 рисунка, 23 таблиці.

Список використаних джерел становить 146 найменувань.__

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

В дисертаційній роботі викладені результати науково обґрунтованих

досліджень, спрямованих на вирішення актуальної задачі: підвищення

ефективності енергозберігаючих огороджувальних конструкцій житлових

будинків і споруд.

1. Проаналізовано сучасний стан питання щодо енергозберігаючих

огороджувальних конструкції та технології ефективної теплоізоляції в

Україні і за кордоном. В будівельних конструкціях широко застосовуються

теплоізоляційні матеріали, які відрізняються недостатньою довговічністю і

пожежобезпекою, а також низькою екологічністю. Необхідно більш точно

оцінювати рівень енергоефективності експлуатованих будівель і зовнішніх

огороджень з метою вибору раціональних варіантів підвищення їх теплового

захисту і проведення цілеспрямованих енергозберігаючих заходів.

Потребують подальшого вивчення процеси, що протікають в зовнішніх

огородженнях.

2. Визначено нові напрями енергозбереження в житлових будинках та

спорудах. Розроблено класифікацію основних напрямів економії паливно-

енергетичних ресурсів у житлових будинках. Однак перш ніж приступати до

вибору конструктивно-технологічного рішення додаткового утеплення

зовнішніх стін, необхідно визначитися з вибором внутрішнього або

зовнішнього розміщення теплоізоляційного матеріалу по відношенню до

утеплювальної стіни. Вибір теплоізоляційного матеріалу виконується на

основі аналізу переваг і недоліків.

3. Експериментально-теоретично досліджено теплоізоляційний

матеріал «ПЕРВОЛІН». Досліджено теплотехнічні властивості зовнішніх

огороджень, виготовлених з використанням розроблених будівельних

матеріалів з метою підвищення енергоефективності будівель. Розроблено

алгоритм обчислення товщини утеплювача. Виконання даного алгоритму дає

можливість здійснювати моделювання зовнішньої огороджувальної

конструкції з точки зору будівельної теплофізики, а також з точки зору

енергозбереження.

4. Удосконалено наявні конструктивні схеми утеплення та реалізовано їх

у нових раціональних типах огороджувальних конструкцій.

5. Впроваджено у проектування утеплення огороджувальних

конструкцій житлових будинків і споруд.

131

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Альбом технических решений для массового применения

теплоизо-ляции «RELIUS coating/RELIUS coating / Версия 4. 05.02.2003. –

JVL, 2003. – 43 с.

2. А. с. 1028562, СССР, МКЛ3 С04В 43/02; С04В 43/00. Сырьевая

смесь для изготовления конструктивно-теплоизоляционных изделий / В.

П. Хоменко, А. В. Никандров, С. М. Гаркуша и др. Опубл. 15.11.83. Бюлл.

№ 44.

3. А.с. 1440899 СССР, МКИ С 04 В 38/02. Смесь для изготовления

тепло-изоляционного материала / Д. Д. Джигирис, Л. В. Корниенко, С. А.

Ляшкова и др.

4. А.с. 412161, СССР, МКЛ3, С04В 43/02. Сырьевая смесь /

И. В. Кравченко, М. Т. Власова, Т. В. Кузнецова и др. – Опубл. 05.02.74,

Бюл. №3.

5. А.с. 544642 СССР, МКИ С 04 В 43/02. Теплоизоляционный

материал/ Д. Д. Джигирис, Я. Г. Харитон, М. Ф. Махова и др.

6. А.с. 541826 СССР, МКИ С 04 В 43/02. Теплоизоляционная масса/

Г. В. Сандул, Т. Н. Скуратовская, Н. Г. Качановский и др

7. А.с. 75700 СССР, МКИ С 03 В 37/02. Способ получения

формованных изделий из минерального волокна / Д. С. Лев.

8. А.с. 743980 СССР, МКИ С 04 В 43/02. Способ производства тепло-

изоляционных волокнистых плит/ Д. Д. Джигирис, М. Ф. Махова, И. Б.

Каоич, К. А. Сухорская.

9. А.с. 881089, СССР, МКЛ3 С04В 43/02. Сырьевая смесь для

изготовления конструктивно-теплоизоляционных изделий / В. П. Хоменко,

А. В. Никандров, Ю. Н. Любарский и др. – Опубл. 15.11.81. Бюл. № 42.

10. А.с. 885237, СССР, МКЛ3 С04В 43/02. Смесь для изготовления

теплозвукоизоляционного материала / В. П. Хоменко, А. В. Никандров,

С. М. Гаркуша, Г. Ф. Синер. – Опубл. 30.11.81. Бюл. № 44.

132

11. А.с. 913117, СССР, МКл3 , 01 1/04. Устройство для отбора пробы

теплоизоляционного материала/ А. М. Бич, А. В. Никандров, Б. М. Зурахов,

Ю. Д. Кравченко. – Опубл. 13.03.82г. Бюл. № 45.

12. А.с. 996403, СССР, МКЛ3 С 04В 43/02. Смесь для изготовления

теплоизоляционного материала / А. В. Никандров, А. А. Пащенко, А. А.

Крупа и др. – Опубл. 15.02.83. Бюл. № 6.

13. Ариевич Э. М., Вавуло Н. М. Повышение теплотехнических

качеств полносборных жилых зданий. – М. : Стройиздат. – 1985. – 192 с.

14. Беляев B. C. Пути повышения тепловой эффективности жилых

зданий // Экономия топливно-энергетических и материальных ресурсов в

жилых зданиях / ЦНИИЭПжилища. – М., 1985. – С. 16.

15. Береговой A. M. Энергоактивные здания с атриумным

пространством: Сб. IV-й международной научно-практической конф.

«Вопросы планировки и застройки городов». – 29–30 мая 1997 / ПГАСА. –

Пенза. – 1997. – С. 162–164.

16. Береговой A. M., Прошин А. П., Береговой В. А. Энергосбережение

в архитектурно-строительном проектировании // Жилищное строительство. –

2002. – № 5. – С. 4–6.

17. Береговой A. M., Солдатов C. H., Береговой B. A Неорганические

теплоизоляционные материалы из отходов местной промышленности /

Материалы ХХХ-й всероссийской науч.-практ. конф. «Актуальные проблемы

современного строительства» / ПГАСА. –Пенза. –1999. – С. 17–18.

18. Богословский В. Строительная теплофизика (теплофизические

основы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха): Учебник для

вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Высш. школа, 1982. – 415 с.

19. Богословский В. Н. Тепловой режим здания. – М. : Стройиздат,

1979. – 248 с.

20. Булгаков С. Н. Энергоэффективные строительные системы и

техноло-гии // Промышленное и гражданское строительство. – 1999. – № 11.

– С. 20–23.

133

21. Васильев Б. Ф. Натурные исследования температурно-влажностного

режима крупнопанельных жилых зданий. – М. : Стройиздат, 1968. – 120 с.

22. Временная типовая методика определения эффективности

осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического

ущерба, причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей

среды. – М. : Экономика, 1986. – 256 с.

23. Выбор проектных решений в строительстве: Совместное издание

СССР–ЧССР / A. A. Гусаков, Э. П. Григорьев, О. С. Ткаченко и др. // под ред.

A. A. Гусакова. – М. : Стройиздат, 1982. – 268 с.

24. Гагарин В. Г., Грановский A. B., Павлова М. О. Навесные фасадные

системы с утеплением и воздушным зазором / Информационная система по

строительству «НОУ-ХАУС». – [найдено 08.09.2004 в Интернет

http://www.know- house.ru/avtor/diat2.html].

25. Гагарин В. Г. Экономические аспекты повышения теплозащиты

ограждающих конструкций зданий в условиях «рыночной экономики» //

Светопрозрачные конструкции. –2002. – № 3. – С. 2–5 и № 4. – С. 50–58.

26. Гагарин В. Г., Ченцов М. А. Требуемое сопротивление

теплопередаче стен при нормировании удельного теплопотребления здания /

В кн. Бетон на рубеже третьего тысячелетия / Материалы конференции 9–14

сентября 2001 г. – М. – С. 1355–1362.

27. Гагарин В. Г. Расчет теплозащиты фасадов с вентилируемым

воздушным зазором / В. Г. Гагарин, В. В. Козлов, Е. Ю. Цыкановский //

Журнал АВОК. 2004, № 2. – С. 20–26, № 3. – С. 20–26.

28. Гагарин В. Г. Продольная фильтрация воздуха в современных

ограждающих конструкциях. Метод оценки теплозащиты стены здания с

вентилируемым фасадом с учетом продольной фильтрации воздуха /

В. Г. Гагарин, В. В. Козлов, А. В. Садчиков, И. А. Мехнецов // Журнал

АВОК. 2005, № 8. – С. 60–70.

134

29. Гаркуша С. М., Никандров А. В. Акустический теплоизоляционный

материал на основе вспученного перлита и базальтового волокна. // Информ.

листок ВДНХ УССР. К., 1980.

30. Гаркуша С. М., Никандров А. В. Теплоизоляционный листовой

материал на основе вспученного перлита и базальтового волокна // Инф.

листок ВДНХ УССР. – К., 1980.

31. Гирман Л. В. Алгоритм розрахунку опору теплопередачі замкнутих

повітряних прошарків в огороджувальних конструкціях / Л. В. Гирман //

Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво) / Полтав.

нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава: ПолтНТУ, 2009. – Вип.

2(24). – С. 192–200.

32. Горяйнов К. Э. и др. Технология производства полимерных и

теплоизоляционных изделий. – М. : Высш. шк., 1975. – С. 154–162.

33. Граник Ю. Г. Теплоэффективные ограждающие конструкции

жилых и гражданских зданий // Строительные материалы. – 1999. – № 2. – С.

4–6.

34. Граник Ю. Г., Магай A. A., Беляев B. C. Объемно-планировочные

решения при формировании новых типов энергоэффективных жилых зданий

// Энергосбережение. – 2003. – № 4. – С. 79–81.

35. Гридасов О. П., Барчугова Е. В., Рочегова H. A. Широкий корпус –

это всерьез // Жилищное строительство. – 1998. – № 3. – С. 13–16.

36. ДБН В.1.2-11:2008 “Основні вимоги до будівель і споруд. Економія

енергії”. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 12 с.

37. ДБН В.2.6-31:2006 “Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція

будівель”. – К. : Держбуд України, 2006. – 71 с.

38. ДБН В.2.6-33:2008 “Конструкції зовнішніх стін з фасадною

теплоізоляцією. Вимоги до проектування, улаштування та експлуатації”. – К.

: Мінрегіонбуд України, 2009. – 20 с.

135

39. ДБН БВ.2.6-36:2008 “Конструкції зовнішніх стін з фасадною

теплоізо-ляцією та опорядженням штукатурками”. – К. : Міністерство

регіонального розвитку та будівництва України, 2009. – 43 с.

40. ДСТУ В.2.2-19:2007 “Будинки і споруди. Методи визначення

повітро-проникності огороджувальних конструкцій в натурних умовах”. – К.

: Міністерство регіонального розвитку та будівництва України, 2008. – 17с.

41. ДСТУ БВ.2.6-37:2008 “Конструкції будинків і споруд. Методи

лабора-торних випробувань показників повітропроникності

огороджувальних конст-рукцій і їх елементів”. – К. : Мінрегіонбуд України,

2009. – 22 с.

42. ДСТУ “Конструкції будинків і споруд. Методи визначення опору

теплопередачі огороджувальних конструкцій”. – К. : Мінрегіонбуд України,

2009. – 25 с.

43. ДСТУ Б В.2.7-182:2009 “Будівельні матеріали. Методи визначення

терміну ефективної експлуатації та теплопровідності будівельних матеріалів

у розрахункових та стандартних умовах”. – К. : Затверджено: Мінрегіонбуд

України, наказ від 01.12.2009 р., № 540.

44. ДСТУ В.2.2-21:2008 “Будинки і споруди. Метод визначення

питомих тепловитрат на опалення будинків”. – К. : Мінрегіонбуд України,

2009. – 32 с.

45. ДСТУ Б В.2.6-35:2008 “Будинки і споруди. Конструкції зовнішніх

стін з фасадною теплоізоляцією та опорядженням індустріальними

елементами з вентильованим повітряним прошарком. Загальні технічні

умови”. – К. : Мінрегіонбуд України, 2008. – 51 с.

46. ДСТУ Б В.2.6 34:2008. Конструкції будинків і споруд. Конструкції

зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Класифікація і загальні технічні

умови. – [Чинний від 2009.06.01]. – К. : Мінрегіонбуд України, 2009. –18 с.

47. Джигирис Д. Д. Перспективы развития производства базальтовых

волокон и области их применения // Строительные материалы. – 1979. – №

10. – С. 12–17.

136

48. Джигирис Д.Д., Денисенко В.И, Козловский П.П. и др. Базальтовые

теплоизоляционные шнуры // Строительные материалы. – 1976. – № 9. – С. 30.

49. Джигирис Д.Д. .Демяненко Ю.Н., Махова М.Ф. и др. Теплоизоля-

ционные плиты на основе базальтового супертонкого волокна //

Строительные материалы. – 1973. – Л.12. – С. 19.

50. Джигирис Д.Д., Махова М.Ф., Пелех Б.Л., Тушницький П.Н.,

Новокомпозіційні базальтоволокнисті матеріали і шляхи їх застосування у

народному господарстві // Вісник АН УССР. – 1981. – № 4. – С. 60–64.

51. Денисов П.П. Теплоэнергетическая оценка объемно-планировочных

решений зданий // Жилищное строительство. – 1991. – № 7. – С. 4–8.

52. Дмитриев П.А., Орлович Р.Б., Шафранко Э. Зарубежный опыт

модернизации крупнопанельных зданий // Известия вузов. Строительство. –

2002. – № 1–2. – С. 8–12.

53. Дослідження характеристик композицій на основі волокон із

гірських порід від режимів попередньої механіко-термічної обробки / О. В.

Нікандров, С. М. Скребнєва // ІХ Міжнародна науково-технічна конференція

«Авіа-2009». – Сб. доповідей. – К., 2009. – С. 98–102.

54. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010 Будівельна кліматологія. – К. :

Мінрегіонбуд України, 2011. – 122 с.

55. ДСТУ Б.В 2.6-101: 2010 Метод визначення опору теплопередачі

огороджувальних конструкцій – Київ, Мінрегіонбуд України 2010. – 53 с.

56. Здания и сооружения. Материалы и изделия строительные

теплоизоляционные: ГОСТ 17177-94. – [Введен в действие с 1996-04-01]. –

М. : Изд-во стандартов. 1996. – 65 с.

57. Здания и сооружения. Метод измерения плотности тепловых

потоков, проходящих через ограждающие конструкции. ГОСТ 25380-82. – М.

: Изд-во стандартов, 1983. – 14 с.

58. Зенков В.Г. Оптимизация режимов отопления деревянных

усадебных домов: Обзорная информация, выпуск 2 / ЦНТИ по гражданскому

строительству и архитектуре. – М. – 1986. – 44 с.

137

59. Зенков В.Г. Повышение теплозащитных свойств ограждающих

конструкций панельных жилых домов для сельского строительства /

Обзорная информация, выпуск 8 / ЦНТИ по гражданскому строительству и

архитектуре. М., 1986. – 44 с.

60. Екологічний захист навколишнього середовища від теплового

забруд-нення з використанням композиційних теплоізоляційних матеріалів

на основі гірських порід / Скребнєва С.М. // II Міжнародна наукова

конференція «Архітектура та екологія. Проблеми міського середовища»: Зб.

докладів. – К., 2011. – С. 219–224.

61. Иванов Г.С. Об ошибках нормирования уровня теплозащиты

ограж-дающих конструкций // Жилищное строительство. – 1999. – № 9. –

С. 11–13.

62. Иванов Д.В., Монастырев П.В., Монастырева М.В. Основные пути

экономии энергии в жилых зданиях // Труды в области архитектуры и

строительства. – Вып. 1. – Тамбов: ТГТУ, 2000. – С. 71–74.

63. Ильинский В.М. Строительная теплофизика (ограждающие

конструкции и микроклимат зданий). – М. : Высш. шк., 1974. – 319 с.

64. Инженерное оборудование зданий и сооружений: Учебник для

вузов / Ю.А. Табунщиков, Л.П. Голубничий, Ю.Н. Ефимов и др. / под ред.

Ю. А. Табунщикова. – М. : Высш. шк., 1989. – 238 с.

65. Исследования по строительной теплофизике: [сб. статей / под ред.

Б.Ф. Васильева]. – М. : Госстройиздат, 1998. – 435 с.

66. Коваль О.О. Світовий досвід енергоефективного будівництва з

місцевих матеріалів та доцільність його використання в умовах України /

М.В. Савицький, Ю.Б. Бендерський, Є.Л. Юрченко, І.І. Перегінець,

О.О.Коваль, М.М. Бабенко // Строительство, материаловедение,

машиностроение: Дніпропетровск: ПДАБА, 2011. Вип. №61 –С. 375-382.

67. Кокоев М.Н. Разработка энерго- и ресурсосберегающих

строитель-ных изделий, зданий и сооружений. Дис. докт. техн. наук. –

Нальчик, 2005. –274 с.

138

68. Козлов В.В. Метод инженерной оценки влажностного состояния

современных ограждающих конструкций с повышенным уровнем

теплозащиты при учете паропроницаемости, влагопроводности и

фильтрации воздуха. Авто- реф. дис. канд. техн. наук. – М., 2004. – 21 с.

69. Колотилкин Б.М. Надежность функционирования жилых зданий. –

М. : Стройиздат, 1989. – 376 с.

70. Композиційні водостійкі теплоізоляційні матеріали на основі

гірських порід для захисту довкілля від теплового забруднення / Скребнєва

С.М., Нікандров О. В. // ХІІ Всеукраїнська наукова конференція «Екологічні

проблеми регіонів України». Сб. тезисів докладів. – Одеса, 24–26 березня

2010 р.– С. 234.

71. Кононович Ю. В. Тепловой режим зданий массовой застройки. –

М. : Стройиздат. – 1986. – 158 с.

72. Конструкции вентилируемых фасадов с использованием

теплоизоля-ции ISOVER / ЗАО «Сан-Гобен- Изобер» и ООО «Сан-Гобен-

Изобер Северо- Запад». – М. и С-Пет., 2003. – 7 с.

73. Крупа А.А., Нагорный А.Ф., Никандров А.В. Теплоизоляционный

материал на основе модифицированного вспученного перлита. – М. :

ВИИЭСМ. Сер.4. 1983. – С. 22–23.

74. Крупа А.А., Нагорный А. Ф., Никандров А.В., Тимофеева Н.М.

Высокоэффективные теплоизоляционные материалы на основе модифици-

рованного вспученного перлита. – К. : УкрНИИНТИ. – 1983.

75. Крупнов Б.А. Зависимость удельной тепловой характеристики

здания от архитектурно-планировочных и строительных решений //

Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века, № 1, 2001.

– С. 38.

76. Курбатов O.A., Масленников Н.И. Экономия энергии в зданиях,

перекрытых пространственными конструкциями: В кн. Энергоактивные

здания / Н.П. Селиванов, А.И. Мелуа, С.В. Зоколей и др. / под ред.

Э.В. Сарнацкого и Н.П. Селиванова. – М. : Стройиздат, 1988. – С. 238–243.

139

77. Львов Г.Н., Поз М.Я., Кудрявцев А.И. Экспериментальное исследо-

вание аэродинамики и сепарации влаги в открытых стыках: Сб. науч. трудов.

Конструкции, методы расчета и испытания водо- и теплозащитных качеств

открытых стыков наружных ограждений. – М. : МНИИТЭП, 1982. – С. 67–83.

78. Лыков А.В. Теория теплопроводности. (учебное пособие) /

А. В. Лыков // М. : Высш. шк., 1976. – 599 с.

79. Любимова М.С., Лазарева H.H., Завелев В.Г. Резервы повышения

теплозащиты жилых зданий // Жилищное строительство. – 1980. – № 9. –

С. 5–10.

80. Маклакова Т.Г. Системность – принцип современной научной дея-

тельности // Жилищное строительство. – 2003. – № 7. – С. 7–8.

81. Маляренко В.А. Техническая теплофизика ограждающих конст-

рукций зданий и сооружений // Маляренко В. А., Редько А. Ф., Чайка Ю. И.,

Поволочко В.Б. – Харьков: Рубикон, 2001. – 208 с.

82. Метрологія та вимірювальна техніка: [підручник] / [Поліщук С. С.,

Дорожовець М. М., Яцук В. О., Ванько В. М., Бойко Т. Г.]; за ред. Є. С. Полі-

щука. – Львів: Бескет Біт. – 2003. – 544 с.

83. Михеев А.П., Береговой A. M., Петрянина Л. H. Проектирование

зданий и застройки населенных мест с учетом климата и энергосбережения:

Учебн. пособ. – М. : АСВ, 2002. – 192 с.

84. Михеев М.А., Михеева И. М. Основы теплопередачи. Изд. 2-е,

стереотип. М. : Энергия, 1977. – 344 с.

85. Могилат А. Н. Проектирование теплозащиты покритий

гражданских зданий / А. Н.Могилат, Э. Н. Кривобок // К. : Будівельник,

1982. – 104 с.

86. Монастырев П. В. Технология устройства дополнительной тепло-

защиты стен жилых зданий: Учебн. пособ. 1-е изд. – М. : АСВ, 2000. – 160 с.

87. Мушинский В. Ю. Технические решения дополнительного утепле-

ния зданий и проблема экономии энергоресурсов в жилищном фонде СССР:

140

В кн. «Экономия топливно-энергетических и материальных ресурсов в

жилых зданиях» / ЦНИИЭП жилища. – М, 1985. – С. 83.

88. Нагорный А. Ф., Никандров А. В. Новый теплоизоляционный

матери-ал на основе вспученного перлита обработанного

кремнейорганическими полимерами // Химия – народному хозяйству.

Владимир. 1981. – С. 60–61.

89. Новицкий А. Г. Базальтовое сырьѐ. Технология выбора для произ-

водства волокон различного назначения // Хімічна промисловість України.

2003. № 2.

90. Новицкий А. Г., Ефремов М. В. Особенности получения непрерыв-

ного химически стойкого базальтового волокна // Хімічна промисловість

України. 2003. № 1.

91. Новицкий А. Г. Высокотемпературные изоляционные материалы на

основе волокон из горных пород типа базальтов // Новые огнеупоры. – М. :

2003. № 9.

92. Новицкий А. Г. Энергосбережение при помощи волокнистого

теплоизоляционного материала на основе базальтового супертонкого волокна

// Новые огнеупоры. – М., 2003. № 12. – С. 32–34.

93. Новицкий А. Г., Судаков В. В. Нетканый материал на основе

базальтовых волокон для обкладки волокнистой теплоизоляции взамен

стеклоткани // Новые огнеупоры. – М., 2004. № 5. – С. 6–9.

94. Патент на корисну модель № 48181. «Суміш для виготовлення

водо-стійкого теплозвукоізоляційного матеріалу» / О. В. Нікандров, С. М.

Скреб-нєва, І. І. Дідук (UА). Заявлено 11.09.2009. Опубліковано 10.03.2010.

Бюл. № 5. – 4 с.

95. Подстригач Я. С., Пелех Б. Л., Джигирис Д. Д. и др.

Композиционные материалы на основе высокопрочных базальтовых

волокон: физико-химические свойства / Композиционные материалы и новые

конструкции. – К. : Наук. думка, 1977. – С. 13–16.

141

96. Программа повышения тепловой защиты зданий в соответствии с

изменением № 3 СНиП II-3-79* / Технические решения. Альбом 2.

Кирпичные стены / АО ЦНИИЭП жилища. – М., 1996. – 94 с.

97. Развитие теплотехнических норм и совершенствование

теплозащиты зданий Австрии //Экспресс-информация / ВНИИС, серия 10,

вып. 19. – 1985. –С. 9–13.

98. Расчет и проектирование ограждающих конструкций: Справ,

пособие к СНиП / НИИ строит. физики. – Стройиздат. – М., 1990. – 223 с.

99. Скребнєва С. М. Композиційні водостійкі теплоізоляційні

матеріали на основі гірських порід для захисту довкілля від теплового

забруднення / Скребнєва С. М., Нікандров О. В. // ХІІ Всеукраїнська наукова

конференція «Екологічні проблеми регіонів України». Сб. тезисів докладів. –

Одеса, 24–26 березня 2010 р.– С. 234.

100. Соловьев С. П., Пермяков С. И., Мельникова И. В. Объемно-

плани-ровочные решения общественных зданий и расход тепла на их

отопление // Жилищное строительство. – 1984. – № 4. – С. 13–14.

101. СТО 00044807-001-2006 Теплозащитные свойства ограждающих

конструкций зданий. Москва, 2006.

102. Строй А. Ф. Управление тепловым режимом зданий и

сооружений / А. Ф. Строй. – К. : Вища шк., 1993. – 155 с.

103. Строй А. Ф. Діапазон оптимізації теплотехнічних характеристик

огороджуючих конструкцій за допомогою повітряних прошарків / А. Ф.

Строй, Л. В. Гирман // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – К. :

Техніка, 2007. – Вип. 76. – С. 247–250.

104. Строй А. Ф. Порівняння результатів теплотехнічного розрахунку

замкнутих повітряних прошарків при використанні різних математичних

моделей / А. Ф. Строй, Л. В. Гирман // Комунальне господарство міст: наук.-

техн. зб. – К. : Техніка, 2010. – Вип. 95. – С. 90–98.

105. Стронгин Н. С., Баулин Д. К. Легкобетонные конструкции

крупно-панельных жилых домов. – М. : Стройиздат, 1984. – 184 с.

142

106. Табунщиков Ю. А., Хромец Д. Ю., Матросов Ю. А. Тепловая

защита ограждающих конструкций зданий и сооружений. – М. : Стройиздат,

1986. – 380 с. Тепло-авангард: утепляем здания / Журнал «Стройка», № 1,

2003. – [найдено в Интернет 23.04.03 http://www.ria-norma.com].

107. Теплотехнические качества и микроклимат крупнопанельных

жилых зданий: Сб. научн. тр. № 2 / под ред. Б. Ф Васильева. – М. :

Стройиздат, 1968. – 168 с.

108. Теплотехнические качества и микроклимат крупнопанельных

жилых зданий. Сб научн. тр. № 3 / под ред. Б. Ф. Васильева. – М. :

Стройиздат. – 1974. – 143 с.

109. Тимофєєв М. В. Математичне моделювання потрібних опорів

теплопередачі елементів зовнішньої оболонки будинків / М. В. Тимофєєв,

С. О. Сахновська, Т. В. Жмихова // Проблеми архітектури і

містобудування. Архітектурне середовище, архітектура будівель і споруд.

Вип. 2010. – 2(82). Вісник, Донбаської національної академії будівництва

та архітектури. – С. 32–37.

110. Токарь Б. З., Вейцман Л. Г. Тепловая эффективность различных

ти-пов малоэтажных жилых зданий //Жилищное строительство. – 1998. – №3.

– С. 15–16.

111. Умнякова Н. П. Теремок. Эффективная теплоизоляция

Rockwool: Рекомендации специалистов и строителей. – М. : Rockwool, 2000.

– 48 с.

112. Устинов А. И. Практика повышения долговечности и

ремонтопри-годности малоэтажного жилища // Жилищное строительство. –

2002. – № 1. – С. 6–7.

113. Ушков Ф. В. Теплопередача ограждающих конструкций при

фильт-рации воздуха. – М. : Стройиздат, 1969. – 144 с.

114. Ушков В. Ф., Цаплев H. H. Энергоемкость и тепловая

эффективность наружных стен // Жилищное строительство. – 1981. – № 4. –

С. 11–12.

143

115. Фокин К. Ф. Строительная теплотехника ограждающих частей

зданий. Изд. 4-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1973. – С. 287.

116. Фаренюк Г. Г. Основи забезпечення енергоефективності

будинків та теплової надійності огороджувальних конструкцій / Г. Г.

Фаренюк. – К. : Гама-Принт. – 2009. – 216 с.

117. Фаренюк Г. Г. Нормативне забезпечення при застосуванні

конст-рукцій фасадної теплоізоляції житлових та громадських будинків / Г.

Г. Фаре-нюк // Будівництво України. – 2009. – № 1–2. – С. 12–16.

118. Фаренюк Г. Г. Методи експериментального визначення

показників теплової надійності конструкцій фасадної теплоізоляції / Г. Г.

Фаренюк // Будівельні матеріали, вироби та санітарна техніка: науково-

технічний збірник. – Вип. 36. – 2010. – С. 76–83.

119. Фокин К. Ф. Строительная теплотехніка ограждающих частей

зданий. Издание 4-е. / К. Ф. Фокин // М. : Стройиздат, 1973. – 287 с.

120. Федоров Е. П. Итоги и перспективы развития массового

жилищного строительства // Жилищное строительство. – 1999. – № 2. – С. 2–7.

121. Хлевчук В. Р., Артыкпаев В. Т. Теплотехнические и

звукоизоляцион-ные качества домов повышенной этажности. – М. :

Стройиздат, 1979. – 255 с.

122. Хлевчук В. Р., Ким Л. Н., Штейман Б. И. Расчет

теплопроводности легкого бетона в зависимости от структурных и техно-

логических факторов / Труды ЦНИИЭПжилища. – М., 1983. – С. 127–140.

123. Хлевчук В. Р., Черников С. Г. Теплотехнические показатели

панелей из легких бетонов с применением термовкладышей и особенности их

расчета / Тезисы докладов третьей всесоюзной конференции по легким

бетонам / Стройиздат. – М., 1985. – С. 139.

124. Чернявский В. В. Эффективные наружные ограждения с

полимерны-мислоями и воздушными прослойками (конструктивные признаки

и теплофизи-ческие аспекты). Спец. 05.23.01. – Строительные конструкции,

144

здания и сооружения. Автореферат / Московский інститут инженеров

железнодорожного транспорта / В. В. Чернявский // – М. : 1990. – 24 с.

125. Шаповалов И. С. Удельные расходы тепла на отопление в

жилых зданиях и блок–секциях: В кн. Тепловая эффективность жилых

зданий. – М. : –ЦНИИЭП жилища. – 1980. - С. 3–5.

126. Шкловер A. M. Основы строительной теплотехники жилых и

общественных зданий / A. M. Шкловер, Б. Ф. Васильев, Ф. В. Ушков. – М. :

Госстройиздат, 1956. – 350 с.

127. Шрейбер К. А. Вариантное проектирование при реконструкции

жилых зданий. – М. : Стройиздат, 1990. – 287 с.

128. Экспресс-информация / Зарубежный опыт, серия 10, вып. 10 /

ВНИИС. – М., 1986. – С. 10–13.

129. Экспресс- информация / Зарубежный опыт, серия. 8, вып. 12 /

ВНИИНТПИ. – М., 1985. – С. 15–17.

130. Экспресс-информация, серия 10, вып. 20 / Зарубежный опыт /

ВНИИС. – 1985. – С. 9–11.

131. Экспресс-информация, серия 10, вып. 2 / Зарубежный опыт /

ВНИИС. – 1985. – С. 9–14.

132. Экспресс-информация / Зарубежный опыт, серия 8, вып. 12 /

ВНИИС, 1985. – С. 13–15.

133. Экспресс-информация серия СКиМ, вып. 12, 1989. – С. 49–51.

134. Elmroth A., Sevin. P. Air infiltration control in housing. A guide to

international practice, Stockholm. – 1983. – 410 p.

135. Energy conservation in buildings. Regulations and guidelines : D3,

National Building Code of Finland. – 1978. – 13 p.

136. Ericson S. O., Lindvall Т., Mansson L. G. Indoor ionizing radiation :

Stockholm. – 1986. – 51 p.

137. Hebgen H. Energieinsparung und baulicher Warmeschutz // Deutsche

Bauzeitschrift. – 1979. – № 12. – S. 1901–1905.

145

138. Madsen L. Why low air velocities may cause thermal discomfort.

Proceedihgs of the 3-rd International conference on Indoor Air quality and Climat.

Vol. 5. – Stockholm. – 1984. – P. 331–336.

139. Monastyrev P. V., Monastyreva M. V., Reid M. V. Main areas of

energy conservation in the servicing of apartment buildings // Вестник

Тамбовского госу-дарственного технического университета. – Тамбов, 2003.

– Т. 9. – № 2. – С. 282–285.

140. Page J. K. Optimization of building shape to conserve energy //

Journal of Architectural Research. – 1974. – Vol 3, № 3. – P. 20–28.

141. Pelke R. Energieeinsparung in der Klimatechnik. – 1976. – № 6. – S.

156–158.

142. Seifert R., Oliver D. A learning tour of Scandinavia. Energy efficient

living and research // The Northen Engineering, vol. 17, № 2, 1985. – P. 4–7.

143. Scipper L., Meyer S., Kelly H. Coming in from the cold. Energy –

Wise housing in Sweden. : USA. – 1985. – 85 p.

144. Sheila I. Hauter, Torallini P. A., Judkoff R. Энергоэффективное

здание, оптимизация теплозащиты и систем ОВК // АВОК. – 2000. – № 4. – С.

10–15.

145. IP ASHRAE 90 IP. Energy efficient design of new non- residential

buildings. Proposed American National Standard. – 1985. – 242 p.

146. ASHRAE 90 2P. Energy efficient design of low-rise residential

buildings. Proposed American National Standard. – 1986. –13l p.__
Для заказа доставки работы 

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html
[image: image1.wmf]2

y

[image: image2.png]





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































