Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

ГОСУДАРСТВЕННОЕ  ВЫСШЕЕ  УЧЕБНОЕ  ЗАВЕДЕНИЕ

«ПРИАЗОВСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ»

# На правах рукописи

## Балалаева Елена Юрьевна

# УДК 621.98(043.3)

ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ШТАМПОВАННЫХ  МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЙ

НА  ОСНОВЕ  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  КОНСТРУКЦИЙ

И  МЕТОДИК  РАСЧЕТА  УПРУГИХ  КОМПЕНСАТОРОВ  СИСТЕМЫ  «ПРЕСС-ШТАМП»

## Специальность 05.03.05 – процессы и машины обработки давлением

Диссертация на соискание ученой степени кандидата

технических  наук

Научный руководитель:

кандидат технических наук, доцент,

Кухарь Владимир Валентинович

## Мариуполь – 2012

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ....................................................................................................... | 6 |
| --- | --- |
| Раздел 1 Состояние вопроса надежности работы прессового оборудования, анализ методов расчета и направлений снижения паразитных нагрузок и деформаций в исполнительных механизмах………….…. | 13 |
| 1.1 Технологическое назначение и конструктивные особенности прессового оборудования…………….……………………………………... | 13 |
| 1.1.1 Горизонтальные гидравлические прутковопрофильные и трубопрофильные прессы……………………………………………..…….. | 13 |
| 1.1.2 Кривошипные прессы с открытой и закрытой станиной…….. | 18 |
| 1.2 Влияние перекосов системы «пресс-штамп» на стойкость рабочего инструмента, направляющих элементов и точность штампуемых изделий….. | 22 |
| 1.3 Основные направления снижения паразитных нагрузок и уменьшения погрешностей работы исполнительных механизмов…….… | 35 |
| 1.3.1 Конструкции механических компенсаторов………………….….. | 35 |
| 1.3.2 Конструкции упругих компенсаторов………….……………….... | 41 |
| 1.4 Характеристики резин и полиуретановых эластомеров, применяемых в элементах кузнечно-прессового оборудования………....…..…. | 50 |
| 1.5 Анализ методов расчета напряженно-деформированного состояния в деталях исполнительных механизмов прессового оборудования…………….. | 53 |
| Выводы к разделу 1……………………………………..………………….…….. | 58 |
| Раздел 2 Выбор методов исследования, направления снижения напряжений и деформаций в элементах прессового оборудования……………………………………..….. | 61 |
| 2.1 Перспективные направления повышения стойкости рабочего инструмента и снижения перекосов системы «пресс-штамп»………….... | 61 |
| 2.2 Методы теоретических исследований кинематики работы системы «пресс-штамп» с упругими компенсаторами……….…………… | 64 |
| 2.2.1 Анализ напряженно-деформированного состояния длинномерного рабочего инструмента….……………………………….………………..….. | 64 |
| 2.2.2 Теоретические основы достижения требуемой точности системы «пресс-штамп»…….………………………………………………. | 68 |
| 2.2.3 Обоснование использования клеевого соединения для крепления упругих элементов со штамповыми плитами……………………………… | 70 |
| 2.3. Методика проведения экспериментальных исследований……..… | 72 |
| 2.3.1 Оборудование, инструмент, образцы………..………………… | 72 |
| 2.3.2 Оценка снижения паразитных нагрузок и методика определения напряженно-деформированного состояния прессов с открытой станиной....... | 81 |
| Выводы к разделу 2………………………………………………………….. | 86 |
| Раздел 3 Теоретические исследования упругих компенсаторов и разработка математических моделей для расчета их конструктивных параметров…………….. | 88 |
| 3.1 Математическая модель кольцевого упругого компенсатора с защитными пластинами……………………………………………………... | 88 |
| 3.1.1 Расчет формоизменения кольцевого упругого элемента…..… | 88 |
| 3.1.2 Минимизация напряжений в клеевом соединении компенсатора с защитными пластинами………………….………………………………... | 98 |
| 3.2 Математическая модель работы универсального двухслойного поворотного компенсатора………………………………………………….. | 106 |
| 3.3 Математическая модель работы длинномерных пресс-штемпелей с упругими компенсаторами……………………………............ | 114 |
| 3.3.1 Анализ кинематики работы длинномерных пресс-штемпелей с упругими компенсаторами для подбора и конструктивных характеристик………………………………………………………………... | 114 |
| 3.3.2 Аппроксимация функций расчета напряжений в длинномерных пресс-штемпелях с компенсаторам продольного изгиба…………….…… | 125 |
| Выводы к разделу 3………………………………………………………….. | 129 |
| Раздел 4 Экспериментальное исследование влияния конструктивных параметров компенсаторов на напряженно-деформированное состояние основных элементов прессового оборудования...................................... | 131 |
| 4.1 Результаты исследования влияния условий работы и формы компенсатора на его упругие свойства……………...…………………….... | 131 |
| 4.2 Раскрытие станины открытого кривошипного пресса при работе с упругими компенсаторами погрешностей направления ползуна…... | 154 |
| 4.3 Напряжения в станине открытого кривошипного пресса при работе с упругими компенсаторами погрешностей направления ползуна….. | 158 |
| 4.4 Результаты оценки и анализа вариации точности результатов эксперимента…………………………………………………………..……….. | 162 |
| Выводы к разделу 4………………………………………………………….. | 163 |
| Раздел 5 моделирование напряженно-деформированного состояния станины кривошипного пресса открытого типа при работе с упругими компенсаторами перекосов ползуна………………………………………………...………………….. | 165 |
| 5.1 Методика конечно-элементного анализа напряженно-деформированного состояния кривошипных прессов с открытой станиной…... | 165 |
| 5.2 Результаты моделирования напряженно-деформированного состояния станины открытого кривошипного пресса при работе с упругими компенсаторами погрешностей направления ползуна……………….…… | 175 |
| 5.3 Сравнение результатов моделирования и эксперимента……..... | 179 |
| Выводы к разделу 5………………………………………………………….. | 184 |
| Раздел 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ....... | 185 |
| 6.1 Совершенствование конструкций упругих компенсаторов и разработка элементов методик расчета способов крепления верхней плиты штампа к ползуну пресса.…………………………………………………….. | 185 |
| 6.2 Методика расчета конструктивных характеристик упругих компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп».…………..……..…... | 196 |
| 6.2.1 Автоматизированная методика расчета конструктивных характеристик кольцевых упругих компенсаторов…………………….…….. | 198 |
| 6.2.2 Автоматизированная методика расчета конструктивных характеристик поворотных упругих компенсаторов…………………...…. | 209 |
| 6.3 Использование методик расчета и конструкций упругих компенсаторов в промышленности………………………………………… | 215 |
| Выводы к разделу 6………………………………………………………….. | 217 |
| ВЫВОДЫ…………………………………………………………………….. | 219 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ………………………... | 222 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ А. Физические свойства резин и полиуретановых эластомеров…...…….………………………………………………………... | 247 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Методика статистической обработки экспериментальных данных………………………………………………………………………….. | 250 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ В. Программные средства по разработке автоматизированной методике расчета упругих компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп»………………………………….……….… | 266 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Акты и справки по внедрению результатов диссертационной работы………………………………………………………………………….. | 272 |

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Работа кривошипных и горизонтальных гидравлических (прутковопрофильных и трубопрофильных) прессов сопровождается появлением упругих деформаций в виде погрешностей системы «пресс-штамп», достигающих критических величин при значительных технологически нагрузках, нарушении регулировки пресса, износе направляющих элементов пресса и штампа. Это приводит к поломкам пуансонов, несоответствию формы отштампованных изделий чертежам и ухудшению геометрии поверхностей реза при разделительных операциях.

Наиболее перспективным направлением уменьшения упругих деформаций в узлах прессового оборудования, в отличие от механических компенсирующих устройств, является использование упругих компенсаторов на основе эластомеров, которые располагают между опорными поверхностями ползуна и верхней плиты штампа. Хорошо зарекомендовали себя полиуретановые компенсаторы, рассчитанные как на индивидуальные операции (плоские и кольцевые), так и универсальные (поворотные), применяемые для широкого диапазона технологических нагрузок. Такие конструкции отличаются простотой и незначительными материальными затратами на изготовление по сравнению с механическими компенсаторами.

Однако их применение сдерживается из-за отсутствия методик расчета конструктивных параметров, которые учитывали бы тип прессового оборудования, силовые режимы работы, упругие свойства эластомеров, коэффициенты формы или перекрытия компенсаторов и обеспечивали бы длительную эксплуатацию устройств при заданных загрузках и улучшение качества штампованной продукции. Для разработки научно-обоснованных методик расчета и совершенствования конструкций упругих компенсаторов различных типов требуется проведение комплекса теоретических и экспериментальных исследований, разработка математических моделей работы компенсаторов системы «пресс-штамп», что до настоящего времени сделано не было.

Таким образом, работа, направленная на решение важной научно-практической задачи по разработке методик расчета и совершенствованию конструкций упругих компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп» для повышения точности штампуемых изделий, уменьшения упругих деформаций кузнечно-прессовых машин, повышения стойкости рабочего инструмента и снижения износа направляющих элементов, является актуальной.

Связь работы с научными программами, планами, темами. Диссертация связана с тематическими планами Государственного высшего учебного заведения «Приазовский государственный технический университет» (ГВУЗ «ПГТУ») 2008 – 2012 гг. по направлению «Повышение надежности, долговечности и работоспособности узлов и деталей машин, оборудования тяжелой промышленности». При непосредственном участии автора в качестве исполнителя выполнена хоздоговорная научно-исследовательская работа № ГР 0109U000796.

Цель и задачи исследования. Цель работы – повышение точности штампуемых изделий и стойкости рабочего инструмента за счет снижения перекосов ползуна пресса, обеспечение заданных эксплуатационных характеристик упругих компенсаторов системы «пресс-штамп» на основе совершенствования конструкций, разработки математических моделей и автоматизированных методик расчета конструктивных параметров данных устройств.

Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:

– разработать математические модели работы упругих плоских, кольцевых и универсальных поворотных компенсаторов, учитывающие влияние их упругих свойств и конструктивных параметров, а именно коэффициента формы для компенсаторов различных типов и коэффициента перекрытия для универсальных компенсаторов, на напряженно-деформированное состояние (НДС) основных элементов прессового оборудования, погрешности ползуна и точность металлоизделий;

– дать оценку НДС деталей открытого кривошипного пресса на основе конечно-элементного моделирования его работы с плоскими упругими компенсаторами;

– разработать методики расчета упругих компенсаторов и автоматизированные модули, интегрированные в единый программный продукт;

– повысить показатели качества штампованной металлопродукции за счет усовершенствования конструкций компенсаторов и способов крепления верхней плиты штампа к ползуну пресса, выполнить апробацию конструкций на практике.

Объект исследования. Прессовое оборудование с упругими компенсаторами погрешностей системы «пресс-штамп».

Предмет исследования. Закономерности влияния конструктивных параметров и эксплуатационных характеристик упругих плоских, кольцевых и универсальных компенсаторов на НДС основных деталей прессов, величины упругих деформаций системы «пресс-штамп» горизонтальных гидравлических и открытых кривошипных прессов и точность штампованных металлоизделий.

Методы исследований. Теоретический анализ работы системы «пресс-штамп» с упругими компенсаторами проводили с применением инженерно-аналитических методов совместно с аппаратом прикладной математики и функционального анализа, а также метода конечных элементов (МКЭ). Для расчета НДС длинномерного рабочего инструмента при работе с компенсаторами использовали теорию потери устойчивости стержневых систем с упругим креплением в статической постановке.

Для экспериментального исследования влияния конструктивных параметров компенсаторов на НДС станины открытого кривошипного пресса использовали методы механической тензометрии и электротензометрии. Для определения влияния условий работы и формы компенсаторов на их технологические свойства использовали методы физического моделирования, основанные на теории подобия модели и натуры.

Научная новизна полученных результатов:

1. Впервые получены зависимости коэффициента перекрытия отверстий круглых упругих пластин универсального поворотного двухслойного компенсатора от величины угла поворота подвижной части и соотношения размеров отверстий пластин для обеспечения варьирования жесткостью компенсатора.

2. Впервые получены зависимости для расчета напряженно-деформированного состояния и определения ординаты опасного сечения в длинномерном пресс-штемпеле с учетом момента реакции упругого компенсатора погрешностей направления ползуна, которые позволили разработать математическую модель работы длинномерного деформирующего инструмента.

3. Уточнена зависимость для расчета кольцевых неравномерно сжатых элементов применительно к упругим кольцевым компенсаторам системы «пресс-штамп» и установлены зависимости для определения границ участков склеивания их опорных поверхностей с защитными пластинами с учетом величины углов перекосов ползуна и возникающей неравномерности радиальной и высотной деформации упругих элементов.

4. Получили дальнейшее развитие на основе анализа экспериментальных данных и результатов конечно-элементного моделирования закономерности развития напряжено-деформированного состояния станины открытого кривошипного пресса при работе с упругими компенсаторами различных типов.

Практическое значение полученных результатов. Практическую ценность работы представляют такие ее результаты:

– на основе разработанных математических моделей работы упругих кольцевых и универсальных поворотных компенсаторов алгоритмизирована методика расчета их конструктивных параметров и эксплуатационных характеристик;

– разработаны компоненты САПР в виде интегрированных модулей, позволяющих рассчитывать изменение силовых режимов на таких операциях, как вытяжка-формовка на кривошипном прессе и прессование на горизонтальном гидравлическом прессе, вычислять коэффициенты формы и геометрические размеры упругих компенсаторов различных типов, определять размеры участков склеивания кольцевого компенсатора с защитными пластинами для минимизации расхода клея;

– разработаны рекомендации по совершенствованию конструкций упругих компенсаторов и способов креплений верхней плиты штампа к ползуну пресса, позволяющие повысить точность штампованных металлоизделий за счет снижения упругих деформаций и уменьшения погрешностей направления ползуна; по результатам исследований предложены: способы крепления верхней плиты штампа к ползуну пресса (пат. 37242, пат. 45232), двухслойный упругий элемент компенсатора погрешностей направления ползуна (пат. 37286), универсальный компенсатор погрешностей направления ползуна (пат.  38814).

Результаты диссертационной работы использованы на предприятиях г. Мариуполя: ЗАО «ПОЖЗАЩИТА», ЗАО «Азовэлектросталь» и ООО «Стредл файненс груп».

Личный вклад соискателя. Автором самостоятельно выполнен анализ теоретических решений и принято непосредственное участие в разработке математических моделей упругих компенсаторов и их экспериментальной проверке, разработаны методики расчета конструктивных характеристик кольцевых и поворотных компенсаторов, выполнено моделирование НДС станины открытого кривошипного пресса при работе с плоскими компенсаторами, разработаны элементы САПР кольцевых и универсальных поворотных компенсаторов для операций вытяжки-формовки и прессования, сформулированы рекомендации по совершенствованию конструкций компенсаторов и принято участие в их внедрении в производство. Личный вклад соискателя в работах, опубликованных в соавторстве, изложен в списке работ по теме диссертации.

Личный вклад соискателя в работах, опубликованных в соавторстве:

[182–185], [210] – принято участие в разработке методик и проведении экспериментов по определению влияния силовых режимов, условий работы и формы компенсатора на его эксплуатационные характеристики, деформаций и напряжений в станине открытого кривошипного пресса при работе с упругими компенсаторами, выполнена обработка и анализ результатов;

[186], [211] – разработана методика и проведено конечно-элементное моделирование НДС станины открытого кривошипного при работе с плоскими упругими компенсаторами;

[187], [188], [196], [200], [212], [213] – принято участие в разработке рекомендаций по совершенствованию конструкций упругих компенсаторов и креплений верхней плиты штампа к ползуну пресса;

[193], [194], [197] – установлены зависимости для прогнозирования деформации упругого кольцевого компенсатора и определения границ участков склеивания его опорных поверхностей с защитными пластинами с учетом величины перекосов ползуна, разработаны элементы САПР для расчета исходных размеров компенсатора;

[203] – получены зависимости для определения коэффициента перекрытия отверстий упругих пластин универсального поворотного компенсатора, разработано программное обеспечение для расчета исходных размеров компенсатора;

[207], [208] – выполнен анализ НДС длинномерного пресс-штемпеля при работе при работе с упругими компенсаторами на операции прессования разработано программное обеспечение для реализации математической модели.

Апробация результатов диссертации. Материалы диссертационной работы докладывались и обсуждались на Международной выставке «Металлургия – 2008» (г. Донецк, 2008 г.), и международных научно-технических конференциях (МНТК): МНТК молодых специалистов ОАО «Азовсталь» (г. Мариуполь, 2008 г.), ОАО «Азовмаш» (г. Мариуполь, 2008 г.), ОАО «ММК им. Ильича» (г. Мариуполь, 2008 г.); МНТК «Современные тенденции развития машиностроения и транспорта» (г. Кременчуг, 2008 г.); МНТК «Неделя металлов в Москве» (г. Москва, 2008 г.); МНТК «Технология – 2009» (г. Северодонецк, 2009 г.); МНТК «Компьютерный мониторинг и информационные технологии» (г. Донецк, 2009 г.); МНТК «Теоретические и практические проблемы в обработке материалов давлением» (г. Киев, 2010 г.); МНТК ГВУЗ «ПГТУ» (г. Мариуполь, 2008 – 2011 гг.); МНТК по проблемам исследования и совершенствования технологий и оборудования обработки давлением (г. Краматорск, 2008 – 2011 гг.), МНТК «Материаловедение: реальность и исследования» (г. Луганск, 2011 г.); МНТК «Ресурсосбережение и энергоэффективность процессов и оборудования обработки давлением в машиностроении и металлургии» (г. Харьков, 2009 – 2011 г.).

# Публикации. Материалы диссертационной работы опубликованы в 26 печатных научных работах, из них 18 опубликованы в специализированных изданиях, получено 4 патента Украины на полезную модель.

ВЫВОДЫ

В диссертации представлено новое решение актуальной научно-технической задачи повышения точности штампуемых изделий и стойкости рабочего инструмента на основе совершенствования конструкций упругих компенсаторов системы «пресс-штамп», разработки математических моделей, автоматизации методик расчета конструктивных параметров данных устройств и обеспечения заданных эксплуатационных характеристик.

1. В результате анализа существующих направлений снижения упругих нагрузок и деформаций  в элементах прессового оборудования выявлены ограничения известных конструкций механических компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп» и показана целесообразность использования упругих компенсаторов на основе эластомеров, рассчитанных как на индивидуальные операции, так и универсальных, применяемых для повышения точности штампованных металлоизделий в широком диапазоне технологических нагрузок. Установлено, что внедрение упругих компенсаторов сдерживается из-за отсутствия строгих методик расчета их конструктивных параметров и эксплуатационных характеристик. Обоснована необходимость проведения теоретических и экспериментальных исследований работы компенсаторов в системе «пресс-штамп».

2. Разработана математическая модель работы кольцевого упругого компенсатора погрешностей системы «пресс-штамп», которая позволяет определять границы участков склеивания опорных поверхностей кольцевого элемента и защитных пластин, за счет чего достигается минимизация расхода клеевых смесей на 72 %. Установлено, что учет неравномерности радиальной и высотной деформации кольцевого элемента позволяет повысить точность проектирования упругих компенсаторов на 10 %.

3. Уточнена математическая модель работы универсального двухслойного поворотного компенсатора погрешностей системы «пресс-штамп», позволяющая рассчитывать коэффициент перекрытия (Кпер) отверстий упругих пластин в зависимости от геометрических размеров конструкции компенсатора. Установлено, что варьирование коэффициентом перекрытия позволяет изменять жесткость компенсатора, в результате чего достигается расширение диапазона технологических операций.

4. Разработана математическая модель работы длинномерного прессового деформирующего инструмента с упругими компенсаторами погрешностей направления ползуна, позволяющая рассчитывать НДС и определять ординаты опасного сечения в пресс-штемпелях и длинномерных пуансонах с учетом момента реакции упругого компенсатора. Установлено, что максимальный изгиб или поломка пресс-штемпеля чаще всего возникает на расстоянии половины его длины. Данные расчетов положены в основу выбора конструктивных параметров компенсаторов, которые позволяют снизить напряжение продольного изгиба до допустимых значений.

5. На основе анализа экспериментальных и теоретических данных установлено, что при использовании плоских компенсаторов удельная сила сжатия упругой пластины прямопропорциональна степени ее деформации, не превышающей 30 %, при этом коэффициент формы и величина угла перекоса ползуна не оказывают существенного влияния на упругие свойства компенсатора. Выявлено, что при осадке двухслойных универсальных компенсаторов на некоторую расчетную степень деформации наименьшая сила требуется при полной несоосности отверстий упругих пластин.

6. На основе экспериментальных данных и результатов конечно-элементного моделирования установлено, что использование упругих компенсаторов снижает угловые деформации в станине кривошипного пресса открытого типа на 10–24 %, а растягивающие напряжения в опасном сечении – на 6–42 % по сравнению с напряжениями, возникающими в станине при работе без компенсатора. Установлено, что наиболее эффективным среди плоских компенсаторов с переменной жесткостью является компенсатор с семью отверстиями.

7. Выполнена экспериментальная оценка адекватности разработанных математических моделей работы упругих компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп». При обработке результатов исследований методами математической статистики подтверждена воспроизводимость эксперимента сравнением расчетного (Gp) и табличного (Gкр) значений по критерию Кохрена (Gp < Gкр). Адекватность статистического описания проведенных экспериментов подтверждена сравнением расчетного (F) и табличного (Fкр) значений по критерию Фишера (F < Fкр).

8. Разработана алгоритмизированная методика расчета конструктивных характеристик кольцевых и поворотных упругих компенсаторов и элементы САПР, модули которой позволяют рассчитывать изменение силовых параметров на выполняемой операции (вытяжка-формовка на кривошипных прессах, прессование на горизонтальных гидравлических прессах), вычислять коэффициент формы упругого компенсатора, рассчитывать его начальные геометрические размеры и их изменение с учетом перекосов ползуна при технологических нагрузках, определять размеры участков склеивания кольцевого компенсатора с защитными пластинами.

9. Результаты диссертационной работы использованы на предприятиях г. Мариуполя: ЗАО «ПОЖЗАЩИТА», ЗАО «Азовэлектросталь» и ООО «Стредл файненс груп», что позволило повысить точность штамповки детали «Днище нижнее» для огнетушителей типа ОП-6 на 46,7 %, повысить стойкость вытяжных пуансонов на 12 %, уменьшить перекосы ползуна относительно фронта и тыла рабочего стола пресса на 42 %, исключить задиры направляющих и снизить их износ на 10,5 %.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Диамантопуло К. К. Компенсация несоосности системы «пресс-штамп» изношенного штамповочного оборудования / К. К. Диамантопуло, В. В. Кухарь,А. И. Евтеев // Металлургические процессы и оборудование. – 2005. – № 2. – С. 31 – 34.

- Артюх Г. В. Уменьшение вредных нагрузок в металлургических машинах / Г. В. Артюх // Теория и практика металлургии. – 2002. – № 5. – С. 48 – 57.

- Боровик П. В. Совершенствование технологии и оборудования процесса продольной резки толстых горячекатаных листов на дисковых ножницах : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Боровик Павел Владимирович. – Краматорск, 2008. – 225 с.

- Солдатов Н. М. Шумовые характеристики кузнечно-прессовых машин. Нормативы и методы определения. РТМ2-Н89-6-79 / Н. М. Солдатов, В. М. Смольянинов. – Воронеж: ЭНИКМАШ, 1980. – 45 с.

- Артюх В. Г. Нагрузки и перегрузки в металлургических машинах / 
В. Г. Артюх. – Мариуполь: ПГТУ, 2008. – 244 с.

- Чумаков Б. Н. Визначення критеріїв енергонадійності універсальних кривошипних пресів / Б. Н. Чумаков // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – С. 57 – 61.

- Данченко В. Н. Производство профилей из алюминиевых сплавов. Теория и технология / В. Н. Данченко, А. А. Миленин, А. Н. Головко. – Днепропетровск: Системные технологии, 2002. – 448 с.

- Суслов П. В. Кузнечно-прессовое оборудование / П. В. Суслов. – М.: Машиностроение, 1956. – 420 c.

- Кузнечно-штамповочное оборудование / А. Н. Банкетов [и др.]; под ред. А. Н. Банкетова, Е. Н. Ланского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1982. – 576 с., ил.

- Степанов Б. А. Исследование исполнительных механизмов кривошипных прессов с вращающимся штамподержателем / Б. А. Степанов // Обработка материалов давлением. – Краматорск: ДГМА, 2011. – № 1(26). – С. 203 – 208.

- Єрьомкін Є. А. Удосконалення обладнання та систем автоматизації потужних штампувальних гідравлічних пресів з насосно-акумуляторним приводом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Єрьомкін Євген Анатолійович. – Краматорськ, 2005. – 27 с.

- Устинов В. Е. Математическая модель гидравлического штамповочного пресса с насосно-аккумуляторным приводом, учитывающая эксцентриситет нагружения пресса / В. Е. Устинов, Е. А. Еремкин, П. А. Бочанов // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні і металургії: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА – 2003. – С. 576 – 578.

- Еремкин Е. А. Система синхронизации движения подвижной поперечины мощного гидравлического штамповочного пресса с насосно-аккумуляторным приводом / Е. А. Еремкин // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском у металургії і машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА. – 2004. – С. 31 – 34.

- Блинник М. С. О прочности пресс-штемпелей / М. С Блинник,
В. В. Магазинер // Кузнечно-штамповочное пр-во. – 1983. – № 4. – С. 13 – 16.

- Мірзак В. Я. Аналіз схем компенсації похибок системи «прес-штамп» / В. Я Мірзак., А. П. Качанов // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: зб.наук.пр. – Краматорськ; Слов’янськ, 2000. – С. 456 – 461.

- Потапов И. Н. Устойчивость упорного стержня малого диаметра при прошивке на стане винтовой прокатки / И. Н. Потапов, Н. М. Вавилкин,
В. С. Юсупов, А. А. Данилин // Теория и технология обработки металлов давлением: научные труды МИСиС. – М.: Металлургия, 1982. – № 139. – С. 9 – 13.

- Солдатов Н. М. Исследования напряжений в штоке высокоскоростного бесшаботного молота / Н. М. Солдатов // Кузнечно-штамповочное пр-во. – 1967. – № 5.  – С. 28 – 31.

- Равнопрочный шток молота при ударе о жесткую преграду / Л. Л. Роганов, А. Н. Обухов, Т. В. Кириенко, Р. А. Кравченко // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2007.  – С. 301 – 305.

- Повышение долговечности штоков паровоздушных молотов / С. С. Монятовский, А. Н. Обухов, Т. В. Кириенко, Р. А. Кравченко // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – С. 301 – 305.

- Гутько Ю. И. Повышение стойкости штока паровоздушного молота / Ю. И. Гутько // Захист металургійних машин від поломок. – Маріуполь: ПДТУ, 2002. – Вип. 6. – С. 153 – 155.

- Расчет осевых напряжений в штоках высокоскоростных молотов при штамповке упругими средами / Л. Н. Соколов, А. Ф. Тарасов,
А. Н. Обухов, Л. Л. Роганов // Обработка металлов давлением в машиностроении: респ. межвед. науч.-техн. сб. – Х.: Вища школа, изд-во при Харьк. ун-те, 1981.  – Вып. 17.  – С. 70 – 72.

- Рей Р. И. Повышение надежности и энергетической эффективности бесшаботного вертикального гидравлического молота / Р. И. Рей, Ю. И. Гутько // Обработка материалов давлением. – Краматорск: ДГМА, 2011. – № 1(26). –
С. 188 – 192.

- Левандовский В. Ф. О штамповочном молоте с подвижным соединением штока с бабой / В. Ф. Левандовский, С. В. Шулика // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в машинобудуванні та металургії: зб. наук. пр. – Краматорськ, 1999. – С. 281 – 283.

- Левандовский В. Ф. О путях повышения экономичности штамповых молотов / В. Ф. Левандовский, Л. В. Даниленко // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2003. – С. 480 – 483.

- Бигун О. П. Расчет деформаций открытой станины со стяжками /
О. П. Бигун; под ред. В.В. Каржана и В.А. Мельника // Прогрессивная технология и оборудование для листовой штамповки и гибки. – Воронеж, 1984. – С. 20 – 29.

- Аналитическое исследование колено-рычажных ножниц с упругим элементом / Л. Л. Роганов, А. Н. Обухов, Р. А. Кравченко, В. Е. Шоленинов // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук.пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2000. – Вип. 5. – С. 123 – 127.

- Алиев И. С. Проектирование штампов с подвижными и разъёмными матрицами / И. С. Алиев, В. А. Овчаренко, А. И. Лобанов  // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: зб.наук.пр. – Краматорськ; Хмельницький, 2002. – С. 423 – 427.

- Мирошниченко С. В. Методика проектирования штампов для прессования порошков и холодного выдавливания прутков / С. В. Мирошниченко,
В. Г. Сынков // Обработка материалов давлением: сб. научн. тр. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 2(23). – С. 249 – 252.

- Короткий С. А. Совершенствование процессов получения листовых деталей с буртом на основе использования способа совмещенной формовки-пробивки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Короткий Сергей Александрович. – Краматорск, 2010. – 20 с.

- Тарасов А. Ф. Комплексный подход к проектированию технологии и штамповой оснастки для листовой штамповки / А. Ф. Тарасов, С. А. Короткий // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб. наука. пр. – Краматорськ, 2005. – №  17. – С. 308 – 313.

- Кочергин Ю. А. Повышение технологических возможностей штамповой оснастки и точности деталей при П-образной гибке / Ю. А. Кочергин,
А. Я. Мовшович, Е. А. Фролов // Обработка материалов давлением: сб. научн. тр. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 3(24). – С. 92 – 96.

- Короткий С. А. Исследование процесса упрочнения контуров деталей, полученных путем вырубки-пробивки, на основе конечно-элементного моделирования / С. А. Короткий // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: зб. наук. пр. – Краматорськ, 2008. – С. 83 – 86.

- Довнар С. А. Термомеханика упрочнения и разрушения штампов объёмной штамповки / С. А. Довнар. – М.: Машиностроение, 1975. – 254 с.

- Луценко В. А. Анализ напряженного состояния поверхности разделительного инструмента после упрочнения электроискровым легированием /
В. А. Луценко, О. А. Коваленко, П. В. Боровик // Обработка материалов давлением: сб. научн. тр. – Краматорск: ДГМА, 2011. – № 1(26). – С. 227 – 230.

- Кошевой А. Д. Исследование процесса легирования металла при наплавке самозащитной порошковой проволокой прессового инструмента /
А. Д. Кошевой, В. М. Карпенко, В. А. Пресняков // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук.пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2000. – Вип. 5. – С. 271 – 274.

- Газотермические покрытия из порошковых металлов / Ю. Г. Борисов, Ю. А. Харламов, С. Л. Сидоренко, Е. Н. Ардатовская. – К.: Наукова думка, 1987. – 544 с.

- Восстановление пластическим деформированием электродов-инструментов для электроэрозионной обработки / С. В. Подлесный, Ю. С. Холодняк, Е. Ю. Роменский, Г. А. Кочеров // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2003. – С. 531 – 533.

- Огородніков В. А. Відновлення деталей машин методом пластичної формозміни / В. А. Огородніков, В. Ф. Сердюк // Вісник Вінницького політехнічного інституту: зб. наук. пр. – Вінниця: ВПІ, 1996. – № 3. – С. 58 – 62.

- Сівак І. О. Особливості осадки високих циліндричних зразків / І. О. Сівак, С. Г. Лопатенко // Підвищення технічного рівня сільськогосподарського виробництва та машинобудування: зб. наук. пр. – Кіровоград: КІСМ, 1996. –
С. 203 – 207.

- Хван Д. В. Осадка длинномерных заготовок как нетрадиционный способ обработки металлов давлением / Д. В. Хван, А. А. Воропаев // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: зб.наук.пр. – Краматорськ – Хмельницький, 2002. – С. 143 – 147.

- Огородников В. А. Деформируемость и разрушение металлов при пластическом формоизменении / В. А. Огородников. – К.: УМК ВО, 1989. – 152 с.

- Хван А. Д. Пластическая устойчивость сжимаемых пластин /
А. Д. Хван, Д. В. Хван, Н. А. Евдокимова // Обработка материалов давлением: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2011. – № 1(26). – С. 99 – 102.

- Ищенко А. А. Определение напряжений на опорных поверхностях подшипниковых узлов прокатного оборудования при их восстановлении композитными материалами / А. А. Ищенко, С. Н. Голинка // Обработка материалов давлением: сб. научн. тр. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 1(22). – С. 270 – 275.

- Кассов В. Д. Оптимизация восстановления деталей металлообрабатывающего оборудования / В. Д. Кассов // Надійність інструменту та оптимізація технологічних систем: зб.наук.пр. – Краматорськ: ДДМА, 2000. – № 10. – С. 54 – 57.

- Молодык Н. В. Восстановление деталей машин : справочник / Н. В. Молодык, А. С. Зенкин. – М.: Машиностроение, 1989. – 480 с.

- Способ восстановления электрода-инструмента: а.с. 1754391 СССР, МКИ5 В 23 Р 26/00 / Ю. С. Холодняк, С. В. Подлесный, Г. А. Кочеров [и др.]. – № 3886897/25–27; заявл. 21.06.90; опу6л. 10.12.92, Бюл. № 30. – 3 с.: іл.

- Рей Р. И. Кузнечно-штамповочное оборудование. Прессы кривошипные / Р. И. Рей, С. С. Монятовский. – Луганск: ВУНУ, 2000. – 216 с.

- Роганов М. Л. Кривошипные прессы с переменной в процессе деформирования закрытой высотой пресса / М. Л. Роганов // Обработка материалов давлением: сб. научн. тр. – Краматорск: ДГМА, 2009. – № 1(20). – С. 291 – 294.

- Ланской Е. Н. О расчете напряжений в станинах кривошипных прессов открытого типа / Е. Н. Ланской // Исследования в области оборудования и технологии шамповки: сб. науч. тр. – М.: Машгиз, 1958. – № 4. – С. 110 – 123.

- Кривошипные кузнечно-штамповочные машины / В. И. Власов [и др.]; под ред. В. И. Власова. – Машиностроение, 1982. – 424 с.

- Роганов М. Л. Совершенствование конструкций кривошипных прессов / М. Л. Роганов // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2004. –
С. 35 – 37.

- Роганов Л. Л. Гидроупругий привод в механических прессах / Л. Л. Роганов, М. Л. Роганов // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2001. – С. 9 – 12.

- Явтушенко А. В. Экспериментальное исследование динамического режима холодного выдавливания на кривошипных прессах / А. В. Явтушенко,
В. И. Дубина // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: зб. наук. пр. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2002. –
С. 47 – 51.

- Явтушенко А. В. Теоретическое исследование динамического режима холодного выдавливания на кривошипных прессах / А. В. Явтушенко, В.И. Дубина // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: зб. наук. пр. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2002. –
С. 39 – 47.

- Явтушенко А. В. Определение зоны устойчивого положения ползуна однокривошипного пресса / А. В. Явтушенко, А. В. Глебенко, Т. Г. Губенко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського: зб. наук. пр. – Кременчук: КрНУ, 2011. – Вип. 4/2011 (69). –Ч. 1. – С. 67 – 70.

- Рей М. Р. Энергетика рабочего хода кривошипного пресса на операциях объемной штамповки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Рей Мирослава Романівна. – Краматорск, 2008. – 18 с.

- Рей М. Р. Влияние жесткости горячештамповочного пресса на потери энергии за рабочий ход / М. Р. Рей // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. − Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2006. − 
№ 6 (100). – Ч. 1. − С. 49 – 54.

- Мещанинец А. А. Контроль соосности отверстий неподвижной плиты механизма запирания и материального цилиндра узла пластикации литьевой машины / А. А. Мещанинец // Кузнечно-штамповочное пр-во. – 1989. – № 4. – С. 27 – 29.

- Кузнечно-прессовые машины / Щеглов В. Ф., Максимов Л. Ю.,
В. П. Линц [и др]. – М.: Машиностроение, 1968. – 344 с.

- Ланской Е. Н. Элементы расчета деталей и узлов кривошипных прессов / Е. Н. Ланской, А. Н. Банкетов. – М.: Машиностроение, 1966. – 379 с.

- Титаренко Н. И. Точность системы пресс-штамповый блок / Н. И. Титаренко. – К.: Наукова думка, 1980. – 199 с.

- Мещерин В. Т. Листовая штамповка. Атлас схем.: учебное пособие для вузов. – 3-е изд., перераб. и доп. / В. Т.Мещерин. – М.: Машиностроение, 1975. – 227 с., ил.

- Белов В. В. Штампы для листовой штамповки. Расчеты и конструирование / В. В. Белов, Г. И. Хесина. – М.: Машиностроение, 1992. – 292 с., ил.

- Романовский В. П. Справочник по холодной штамповке / В. П. Романовский. – Л.: Машиностроение, 1971. – 782 с.

- Качанов А. П. Повышение стойкости разделительных штампов за счет использования механических компенсаторов /А. П. Качанов, В. Я. Мерзак,
В. С. Запорожченко //Кузнечно-штамповочное пр.-во. – 1996. – № 4. – С.18 – 22.

- Справочник конструктора штампов: Листовая штамповка / Под ред. Л. И. Рудмана. – М.: Машиностроение, 1988. – 496 с.

- Узел крепления штампа к ползуну пресса: а.с. СССР 668744, МКИ В 21 D 37/00 / И.Г. Динер. –№ 2508477/25-27; опубл. 12.07.77; опубл. 11.12.79,
Бюл. № 23. – 4 с.: іл.

- Ковалев В. Г. Хвостовик штампа с двумя сферическими опорами /
В. Г. Ковалев // Кузнечно-штамповочное пр-во. – 1992, № 8. – С. 42.

- Штамповый набор: а.с. 1694301 СССР, МКИ5 В 21 J 13/02, В 30
В 15/02 / А. Л. Макрушин, В. В. Лаврусенко, Е. Е. Кавтаев, А. Г. Забегаев,
А. В. Подсухин, И. В. Костарев, А. О. Харитонов, Н. М.Харитонова. – № 4762070/27; заявл. 27.11.89; опубл. 30.11.91, Бюл. № 44. – 4 с.: іл.

- Die set having sealed compliant member: пат. 7320584 США, МПК7 В 28 
В 11/08 (2006.01) / Komag Inc., Harper Bruse M., Bajorek Chistopher H. – № 10/886898; заявл. 07.07.2004; опубл. 22.01.2008; НПК 425/390. – 4 с.: іл.

- Способ установки штампа на столе вертикального пресса с С-образной станиной: а.с. 1590395 СССР, МКИ5 В 30 В 15/02 / А. П. Качанов, В. С. Запорожченко. – № 4398668/31-27; заявл. 28.03.88; опубл. 07.09.90, Бюл. № 33. – 4 с.: іл

- Компенсатор неравномерности нагружения штампа к прессу: а.с. 1616838 СССР, МКИ5 В 30 В 15/02 / В. С. Запорожченко, А. П. Качанов, В. Я. Мирзак. – № 4662656/25–27; заявл. 16.03.89; опубл. 30.12.90, Бюл. № 48. – 4 с.: іл.

- Компенсатор неравномерности нагружения штампа: а.с. 1613361 СССР, МКИ5 В 30 В 15/00, В 21 D 37/00 / В. С. Запорожченко, А. П. Качанов, И. В. Мельникова. – № 4470367/31–27; заявл. 08.08.88; опубл. 15.12.90,
Бюл. № 46. – 4 с.: іл.

- Компенсатор неравномерности нагружения элементов штамповой оснастки открытого вертикального пресса: а.с. 440740 СССР, МКИ В 30 В 15/28 / Н. М. Золотухин, А. В. Котенко. – № 4242427/31-27; заявл. 27.11.89;
опубл. 30.11.74, Бюл. № 31. – 4 с.: іл.

- Устройство для компенсации погрешностей кузнечно-прессового оборудования: а.с. 1646896 СССР, МКИ5 В 30 В 15/00 / А. П. Качанов, В. И. Рубан, В. С. Запорожченко, В. Я. Мирзак. – № 4708477/27; заявл. 22.06.89; опу6л. 07.05.91, Бюл. № 17. – 3 с.: іл

- Компенсатор неравномерности нагружения штампа: а.с. 1701350 СССР, МКИ5 В 30 В 15/28 / А. П. Качанов, В. С. Запорожченко, В. Я. Мирзак. – № 4765667/27; заявл. 06.12.89; опубл. 07.02.92, Бюл. № 5. – 4 с.: іл

- Компенсатор неравномерности нагружения штампа к прессу: а.с. 1609710 СССР ,МКИ5 В 30 В 15/02 / А. П. Качанов, В. С. Запорожченко. – № 4662310/25-27; заявл. 17.03.89; опубл. 30.11.90, Бюл. № 4. – 3 с.: іл

- Вузол кріплення верхньої плити штампа до повзуна преса: а.с. Україна 1359, МКИ В 21 D 37/00 / К. К. Діамантопуло, Д. М. Ширманов, O. I. Євтєєв. – № 2001117858; заявл. 19.11.2001; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8. – 4 с.: іл

- Диамантопуло К. К. Компенсатор погрешностей направления ползуна прессов / К. К. Диамантопуло, В. Е. Гримани // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1998. – Вип. 3. – С. 168 – 173.

- Компенсатор похибок повзуна пресу: пат. 436 Україна, МПК В 21 В 23/00 / К.К. Діамантопуло, В.Є. Грімані, І.П. Барду. №98041993; заявл. 21.04.98; опубл. 17.01.99, Бюл. № 1. – 4 с.: іл.

- Компенсатор похибок напряму переміщення повзуна преса: пат. 11782 Україна, МПК В 21 В 23/00 / К. К. Діамантопуло, В. В. Кухар, Д. В. Єрмолов. – № u200505677; заявл. 13.06.2005; опубл. 16.01.2006, Бюл. № 1. – 4 с.: іл.

- Компенсатор похибок повзуна пресу: пат. 537 Україна, МПК В 21
В 23/00. / К. К. Діамантопуло, І. О. Засоба. – № 9906367; заявл. 30.06.99;
опубл. 15.09.2000, Бюл. № 4. – 3 с.: іл

- Компенсатор похибок: пат. 837 Україна, МПК6 В 21 В 23/00 /
К. К. Діамантопуло, О. В. Василевський. – № 2000074-79; заявл. 11.07.2000; опубл. 14.11.2001, Бюл. № 11. – 2 с.: іл.

- Диамантопуло К. К. Внедрение и опыт эксплуатации кольцевого упругого полиуретанового компенсатора погрешностей направления ползуна кривошипного пресса / К. К. Диамантопуло, В. В. Кухарь, А. И. Евтеев // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2006. – Вип. 9. – С. 141 – 144.

- Вузол кріплення верхньої плити штампа до повзуна пресса: пат. 1359 Україна, МПК6 В 21 D 37/00 / К. К. Діамантопуло, А. І. Євтєєв, Д. М. Ширманов. – № 2001117858; заявл. 19.11.2001; опубл. 15.08.2002, Бюл. № 8. – 3 с.: іл.

- Вузол кріплення верхньої плити до повзуна пресса: пат. 2004 Україна, МПК7 В 21 В 23/00. / К. К. Діамантопуло, Н. Л. Бочка, А. А. Волошкин, В. В. Кухар, Н. О. Кравченко. – № u200606602; заявл. 14.06.2006; опубл. 15.01.2007, Бюл. № 1. – 3 с.: іл.

- Универсальный компенсатор погрешностей направления ползуна / К. К. Диамантопуло, В. Е. Гримани, В. В. Кухарь, Д. М. Ширманов. – Тез. доклад. VIII регион. науч.-техн. конф. – Мариуполь, 2001. – Т. 3. – С. 41 – 42.

- Диамантопуло К. К. Компенсация несоосности системы «пресс-штамп» изношенного штампового оборудования / К. К. Димантопуло, В. В. Кухарь, А. И. Евтеев // Металлургические процессы и оборудование. – Донецк: ДонНТУ, 2005. – № 2. – С. 31 – 34.

- Гусев А. Н. Устройство и наладка холодноштамповочного оборудования: учебник для сред. проф.-тех. училищ. – 4-е изд., перераб. и доп. / А. Н. Гусев, В. П. Линц. – М.: Высш. школа, 1983. – 263 с., ил.

- Артюх Г. В. Особенности применения эластомеров для снижения динамических нагрузок в металлургических машинах / Г. В. Артюх // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1997. – Вип. 2. – С. 122 – 126.

- Абрамова Л. Н. Развитие регулируемых в сопряжениях втулок для кузнечно-прессового оборудования / Л. Н. Абрамова // Удосконалення процесів обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2007. – С. 312 – 315.

- Приходько Л. С. Методика расчета цилиндрических полиуретановых пружин с центральным отверстием / Л. С. Приходько, В. Б. Севастьянов // Обработка металлов давлением в машиностроении: респ. межвед. науч.-техн. сборник. – Х.: Вища школа, изд-во при Харьк. ун-те, 1991. – № 27. – С. 72 – 76.

- Артюх В. Г. Полиуретановые эластомеры в машиностроении / В. Г. Артюх // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: тематик. зб. наук. пр. – ДДМА: Краматорськ, 2004. – С. 127 – 133.

- Автоматизация и механизация листовой штамповки [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://300mm.ru/paragraph/shtampovka/10/main.html

- Артюх Г. В. Энергоемкость полиуретановых амортизаторов / Г. В. Артюх, // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1999. – Вип. 4. – С. 166 – 172.

- Роганов Л. Л. Исследование энергетических возможностей некоторых материалов / Л. Л. Роганов // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1999. – Вип. 4. – С. 173 – 175.

- Артюх Г. В. К вопросу определения коэффициента Пуассона / Г. В. Артюх // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1998. – Вип. 3. – С. 177 – 184.

- Артюх Г. В. Предохранители на основе эластомеров / Г. В. Артюх,
В. Г. Артюх // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2002. – Вип. 6. – С. 94 – 99.

- Артюх Г. В. Исследование характеристик предохранителя с заполнителем-эластмером / Г. В. Артюх, В. Г. Артюх // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1998. – Вип. 3. – С. 127 – 130.

- Артюх Г. В. К вопросу усовершенствования эластомерных поглощающих аппаратов ж/д вагонов / Г. В. Артюх, В. А. Корчагин, Е. И. Иванов,
Д. А. Лаврищев // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2006. – Вип. 9. – С. 145 – 147.

- Особенности механических характеристик современных эластомеров / Г. В. Артюх [и др.] // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1998. – Вип. 3. – С. 159 – 162.

- Артюх Г. В. О стабильности характеристик амортизаторов с упругими элементами из полиуретанов / Г. В. Артюх, В. А. Корчагин,
Т. В. Корчагина // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1998. – Вип.  3. – С. 163 – 167.

- Маковецкий В. В. Анализ напряжений в штампах новой конструкции для горячей штамповки титановых поковок / В. В. Маковецкий // Удосконалення процесів і обладнання обробки тиском в металургії і машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – С. 492 – 496.

- Чиченев Н. А. Методы исследования процессов обработки металлов давлением (экспериментальная механика) / Н. А. Чиченев, А. Б. Кудрин,
П. И. Полухин. – М.: Металлургия, 1977. – 312 с.

- Качанов Л. М. Основы теории пластичности / Л. М. Качанов. – М.: Наука, 1969. – 420 с.

- Смирнов-Аляев Г. А. Механические основы пластической обработки металлов / Г. А. Смирнов-Аляев.  – Л.: Машиностроение, 1968. – 271 с.

- Оценка технологической деформируемости при холодно выдавливании втулок с фланцем / И. С. Алиев, Л. И. Алиева, С. В. Мартынов, Н. Ю. Ткаченко // Научный вестник ДГМА: тематич. сб. научн. тр. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 1(6Е). – С. 8 – 14.

- Алиев И. С. Совершенствование методов локального деформирования на основании анализа напряженно-деформированного состояния и деформируемости металлов / И. С. Алиев, В. А. Матвийчук // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»: тематич. зб. наук. пр. – К:НТУ «КПІ», 2010. – Серія «Машинобудування». – № 60. – С. 111 – 114.

- Дель Г. Д. Технологическая механика / Г. Д. Дель. – М.: Машиностроение, 1978. – 174 с.

- Пластичность и разрушение / В. Л Колмогоров, А. А. Богатов, Б. А. Мигачев  [и др.]; под ред. В. Л. Колмогорова. – М.: Металлургия, 1977. – 336 с.

- Колмогоров В. Л. Напряжения, деформация, разрушение /
В. Л. Колмогоров. – М.: Металлургия, 1970. – 230 с.

- Параметры модели, формирующей карту материала в процессах обработки давлением / В. А. Огородников, Л. И. Алиева, В. М. Кожушаный, И. В. Деревенько // Обработка материалов давлением. – Краматорск: ДГМА, 2011. – № 1(26). – С. 91–98.

- Огородников В. А. Приложение метода определения напряженно-деформированного состояния в пластической области измерением твердости деформированного металла к решению задач технологической механики /
В. А. Огородников // Вопросы механики и физики процессов резания и холодного пластического деформирования. – К.: ИСМ НАН Украины, 2002. – С. 359 – 366.

- Огородников В. А. Оценка деформируемости металлов при обработке давлением / О. А. Огородников. – К.: Вища школа, 1983. – 175 с.

- Сивак И. О. Пластичность металла при плоском напряжённом состоянии / И. О. Сивак // Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 1998. – Вып. 4. – С. 254 – 257.

- Ивацко В. Т. Моделирование процессов холодного деформирования пористых тел / В. Т. Ивацко, Р. И. Сивак // Совершенствование процессов и оборудования обработки давлением в металлургии и машиностроении: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 1998. – Вып. №4. – С. 262 – 264.

- Сивак Р. І. Удосконалення процесів холодного комбінованого видавлювання на основі теорії деформуємості : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Сивак Роман Іванович. – Вінниця, 2000. – 19 с.

- Кроха В. А. Упрочнение  металлов при холодной пластической деформации: справочник / В. А. Кроха. – М.: Машиностроение, 1980. – 158 с.

- Джонсон К. Механика контактного  взаимодействия / К. Джонсон. – М.: Мир, 1989. – 510 с.

- Журавлев В. П. Машиностроительные  стали: справочник /
В. П. Журавлев, О. И. Николаева. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1992. – 480 с.

- Работнов Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела /
Ю. Н. Работнов. – М.: Наука, 1988. – 712 с.

- Омельченко П. П. Планирование и обработка результатов экспериментов / П. П. Омельченко. – К.: УМК ВО, 1991. – 84 с.

- Лунев В. А. Математическое моделирование и планирование эксперимента: учеб. пособие / В. А. Лунев. – СПб.: Изд–во Политехн. ун-та, 2006. – 164 с.

- Новик Ф. С. Оптимизация процессов технологии металлов методами планирования экспериментов / Ф. С. Новик, Я. Б. Арсов. – М.: Машиностроение; София: Техника, 1980. – 304 с.

- Румшинский Л. З. Математическая обработка результатов эксперимента: справочное руководство / Л. З. Румшинский. − М.: Наука, 1971. − 192 с.

- Методы планирования и обработки результатов физического эксперимента / Л. С. Зажигаев, А. А. Кишьян, Ю. И. Романиков. − М.: Атомиздат, 1978. − 232 с.

- ГОСТ 8.207-76. Прямые измерения с многократными наблюдениями. Методы обработки результатов наблюдений. − М.: Изд–во стандартов, 1976. − 10 с.

- Алиев И. С. Учет трения при моделировании методами верхней оценки процессов обработки давлением с низким коэффициентом подпора. / И. С. Алиев, Я. Г. Жбанков // Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр. – Х.: НТУ «ХПИ», 2010. – № 43. – С. 28 – 34.

- Алиев И. С. Анализ процессов комбинированного выдавливания методом верхней оценки / И. С. Алиев // Сборник научных статей. – Краматорск: Донбасская государственная машиностроительная академия, 1996. – Вып. 3. – С. 62 –65.

- Богоявленский K. H. Гидропластическая обработка металлов /
K. H. Богоявленский, А. Г. Рябинин. – Л.: Машиностроение, 1988. – 256 с.

- Филиппов Ю. К. Влияние упрочнения металла при оценке его деформируемости. / Ю. К. Филиппов, Н. Ю. Калпина // Пути совершенствования экологического обеспечения работы автомобильного транспорта: сб. науч. тр. –Винница, 1990. – С. 44 – 46.

- Филиппов Ю. К. Научное обоснование ресурсосберегающих процессов холодной объемной штамповки на базе оценки использования пластических свойств металла : автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 / Филиппов Юлиан Кириллович. – Тула, 1998. – 37 с.

- Евстратов В. А. Теория обработки металлов давлением /
В. А. Евстратов. – Х.: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1981. – 248 с.

- Алиева Л. И. Верхняя оценка силовых параметров при выдавливании инструментом с криволинейным профилем / Л. И. Алиева, А. И. Лобанов,
Р. С. Борисов // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – С.340 – 345.

- Алиева Л. И. Применение энергетических критериев для оценки пластичности металлов / Л. И. Алиева // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2005. – С.515 – 520.

- Алюшин Ю. А. Теория обработки металлов давлением. Метод верхней оценки и его применение при решении задач обработки металлов давлением / Ю. А. Алюшин. – Ростов-на-Дону: РИСХМ, 1977. – 87 с.

- Абдуллаев Ф. С. Разработка методик расчета энергосиловых параметров технологического производства холодной штамповкой на основе метода верхней оценки: автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 / Абдуллаев Вадим Михайлович. – М., 1993. – 31 с.

- Колмогоров В. Л. Механика обработки металлов давлением /
В. Л. Колмогоров. – М.: Металлургия, 1986. – 688 с.

- Сопротивление материалов: Учебник для вузов / Под общ. ред. акад. АН УССР Г. В. Писаренко // 4-е изд., перераб. и доп. – К.: Вища школа. Головное изд-во, 1979. – 696 с.

- Смирнов В. И. Вариационное исчисление / В. И. Смирнов,
В. И. Крылов, Л. В. Канторович. - Л., КУБУЧ, 1933. – 204 с.

- Технологичность конструкции изделия: справочник / Ю. Д. Амиров [и др.]; под общ. ред. Ю. Д. Амирова. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1990. – 768 с.

- Гельфонд А. О. Исчисление конечных разностей / А. О. Гельфонд.  – Санкт-Петербург: КомКнига, 2006. – 376 с.

- Саплин С. Ю. Совершенствование технологических режимов и конструктивных параметров машин для правки относительно тонки полос растяжением с изгибом: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Саплин Сергей Юрьевич. – Краматорск, 2007. – 19 с.

- Давыденко Е. С. Совершенствование технологических режимов и конструктивных параметров машин для правки относительно тонки полос растяжением с изгибом: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Давыденко Екатериан Сергеевна. – Краматорск, 2007. –19 с.

- Каргин Б. С. Анализ напряженного состояния штампов в процессе штамповки корня «острякового» рельса / Б. С. Каргин, Е. А. Мкртчян // Обработка материалов давлением. – Краматорск: ДГМА, 2010. – №4(25). – С. 223 – 226.

- Марков О. Е. Установление связи напряжений и деформаций для конечно-элементного моделирования процессов ковки слитков / О. Е. Марков,
И. С. Алиев, А. Н. Обухов, Н. С. Грудкина // Обработка материалов давлением. – Краматорск: ДГМА, 2010. – №4(25). – С. 11 – 16.

- Калюжний В. Л. Прогнозування та забезпечення якості виробів в процесах холодного об’ємного штампування: автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 / Калюжний Володимир Леонідович. – К., 2007. – 31 с.

- Калюжний О. В. Удосконалення процесів витягування виробів зі змінной товщиною стінок і дна з профільних заготовок: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Калюжний Олександр Володимирович. – К., 2007. – 20 с.

- Синков В. Г. Розвиток методів розрахунку інструменту для холодного видавлюванняі гідростатичної обробки матеріалів: автореф. дис. ... докт. техн. наук : 05.03.05 / Синков Вадим Григорович. – Краматорськ., 2006. – 29 с.

- Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике / О. Зенкевич. – М.: Мир, 1975. – 287 с.

- Хлопенко Н. Я. Ударостойкость сильфонов выравнивающего устройства упорного подшипника / Н. Я. Хлопенко, С. А. Гаврилов // Проблеми трибології. – 2009. – № 1. – С. 85 – 90.

- Фурсіна А. Д. Застосування методу скінчених елементів для дослідження напруженого стану рамних конструкцій транспортних машин /
А. Д. Фурсіна, В. Г. Шевченко // Захист металургійних машин від поломок. – Маріуполь: ПДТУ, 2005. – Вип. 8. – С.76 – 82.

- Тарасов А. Ф. Расчет напряженно-деформированного состояния в элементах штампов с использование пакета конечноэлементного анализа COSMOS/Works / А. Ф. Тарасов, С. А. Короткий // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2003. – С.559 – 563.

- Тарасов А. Ф. Моделирование разделительных операций на основе оценки степени использования ресурса пластичности материала в среде системы конечно-элементного анализа ABAQUS / А. Ф. Тарасов, С. А. Короткий // Нові матеріали та технології в металургії та машинобудуванні: наук. ж. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 114 – 117.

- Филиппов Ю. К. Моделирование процесса обжима детали «Поршень» с использованием конечно-элементной системы QFORM / Ю. К. Филиппов // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 1998. – С.116.

- Городецкий А. С. Метод конечных элементов: теория и численная реализация. Программный комплекс «ЛИРА-Windows» / А. С. Городецкий
[и др.]. – К.: ФАКТ, 1997. – 138 с.

- Шахновский А. О. Расчет процесса продольных колебаний шаботного молота с учетом сил линейного сопротивления методом конечных элементов / А. О. Шахновский, С. В. Подлесный, Д. А. Гамора // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2002. – С.494 – 498.

- Тарасов А. Ф. Влияние конструций штампа на деформацию элементов блока и рабочего инструмента / А. Ф. Тарасов, С. А. Короткий // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2004. – С.103 – 107.

- Рябичева Л. А. Влияние неравномерности напряженно-деформированного состояния на стойкость штампов / Л. А. Рябичева,
Д. А. Усатюк // Кузнечно-штамповочное пр-во. – М.: Машиностроение, 2008. – № 3. – С. 30 – 34.

- Корнилова А. В. Новые подходы к оценке долговечности интрумента для холодной листовой штамповки / А. В. Корнилова, А. Ф. Тарасов, А. В. Шолда // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2006. – С. 470 – 475.

- Новокщенов Л. Т. Исследование напряженно-деформированного состояния столов тяжелых КГШП / Л. Н. Новокщенов, А. Н. Овчинников, 
М. М. Розенблат // Кузнечно-штамповочное пр-во. – М.: Машиностроение, 1989. – № 4. – С. 32 – 34.

- M. Sc. Anna Ulatowska. Shape optimization of the connecting rod / M. Sc. Anna Ulatowska // Вісник Хмельницького національного університету. Хмельницький: ХНУ. – 2009. – № 1. – С. 89 – 91.

- Сергиенко О. В. Совершенствование процессов комбинированной вытяжки полых цилиндров из листовых заготовок на основе математического моделирования: автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Сергиенко Оксана Викторовна. – Луганск, 2002. – 20 с.

- Дорошко В. И. Моделирование процессов комбинированной вытяжки на последующих переходах / В. И. Дорошко, О. В. Сергиенко // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2002. – С.377 – 380.

- Экспериментальное определение максимального эксцентриситета ковки на гидравлических прессах / А. Д. Кирицев, Л. Н. Соколов, П. П. Андрюшенко, Н. Т. Костюченко // Пластическая и термическая обработка стали: сб. науч. тр. – М.: Металлургиздат, 1963. – Вып. 11. – С. 138 – 142.

- Винокурский Х. А. Расчет колонн гидравлических прессов /
Х. А. Винокурский. – М.: Машгиз, 1950. – 80 с.

- Коркин Н. П. Влияние эксцентриситета силы нагружения гидравлического пресса на напряженно-деформированное состояние подвижной поперечины / Н. П. Коркин, И. А. Сурков, И. В. Тимохин // Кузнечно-штамповочное пр-во. – М.: Машиностроение, 2008. – № 4. – С. 28 – 32.

- Коркин Н. П. Влияние эксцентриситете нагружения на напряженное состояние колон мощного гидравлического пресса / Н. П. Коркин, И. А. Сурков, И. В. Тимохин // Кузнечно-штамповочное пр-во. – 2008. – № 5. – С. 40 – 43.

- Тарасов А. Ф. Моделирование работы гидропривода кузнечно-прессового оборудования с применением объектно-ориентированного подхода / А. Ф. Тарасов, А. В. Шолда // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2002. – С. 481 – 484.

- Тимошенко С. П. Устойчивость упругих систем / С. П. Тимошенко // Пер. с англ. – М.: ГИТ-ТЛ, 1955. – 567 с.

- Снитко Н. К. Устойчивость сжатых  исжато-изогнутых стержневых систем / Н. К. Снитко.  – Л.-М.: Гос. издат. лит. по строит. и архит., 1956. – 207 с.

- Ржаницын А. Р. Устойчивость равновесия упругих систем /
А. Р. Ржаницын. – М.: ГИТ-ТЛ, 1955. – 475 с.

- Delphi XE2 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.embarcadero.com/products/delphi.

- Соколовский А. П. Расчеты точности обработки на металлорежущих станках / А. П. Соколовский. – М.; Л.: Машгиз, 1952. – 288 с.

- Справочник технолога-машиностроителя: в 2-х т. / Под ред.
А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1972. – Т. 1. – 694 с.

- Кирпичников П. А. Технология резиновых изделий / П. А. Кирпичников. – Л. : Химия, 1991. – 352 с.

- Аверко-Антонович Л. А. Технология резиновых изделий /
Л. А. Аверко-Антонович [и др.]. – Л.: Химия, 1991. – 347 с.

- Ищенко А. А. Испытания новых клеев для соединения эластомеров с металлами / А. А. Ищенко, Г. В. Артюх // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук.пр. – Маріуполь: ПДТУ, 1997. – Вип. 2. – С. 159 – 166.

- Горелик Б. М. Некоторые особенности резины как конструкционного материала / Б. М. Горелик.  – М. : Госхимиздат, 1995. – 223 с.

- Лепетов В. А. Резиновые технические изделия / В. А. Лепетов. – М.: Госхимиздат, 1995. – 262 с.

- Балалаева Е. Ю. Экспериментальное исследование упругих двухслойных элементов универсального компенсатора погрешностей системы «пресс-штамп» методом планирования эксперимента / Е. Ю. Балалаева // Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр. – Х.: НТУ «ХПИ», 2009. – 37’2009. – С. 42 – 50.

- Кухарь В. В. Экспериментальное исследование раскрытия станины открытого кривошипного пресса при работе с упругими компенсаторами погрешностей системы пресс-штамп / В. В. Кухарь, Е. Ю. Балалаева // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук.пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2008. – Вип. 10. – С. 167 – 172.

- Кухарь В. В. Исследование деформаций станины кривошипного пресса открытого типа при работе с упругими компенсаторами погрешностей направления ползуна / В. В. Кухарь, Е. Ю. Балалаева // Металлургические процессы и оборудование. – Д.: ДонНТУ, 2008. – № 4 (14). – С. 30 – 34.

- Кухарь В. В. Исследование деформаций раскрытия станины открытого кривошипного пресса при работе с упругими компенсаторами погрешностей направления ползуна / В. В. Кухарь, Е. Ю. Балалаева // Тез. докл. Междунар. научно-практ. конф. «Неделя металлов в Москве». – М.: ОАО АКХ ВНИИМЕТМАШ, 2009. – С. 438 – 442.

- Кухарь В. В. Экспериментальное исследование напряжений в станине кривошипного пресса открытого типа при работе с упругими компенсаторами перекосов ползуна / В. В. Кухарь, Е. Ю. Балалаева // Вісник Донецької державної машинобудівної академії: зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2009. – С. 177 – 181.

- Методика оценки напряженно-деформированного состояния станины кривошипного пресса открытого типа  при работе с упругими компенсаторами перекосов ползуна / В. В. Кухарь, А. А. Никитченко, Е. Ю. Балалаева, О. А. Тузенко // Захист металургійних машин від поломок: зб. наук.пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – Вип. 11. – С. 176 – 182.

- Опыт эксплуатации кольцевого упругого компенсатора погрешностей направления ползуна кривошипного пресса / К. К. Диамантопуло, В. В. Кухарь, Е. Ю. Балалаева, А. И. Евтеев // Теория и практика производства листового проката: сб. науч. тр. – Липецк: ЛГТУ, 2008. – Ч. 1. – С. 176 – 182.

- Спосіб кріплення верхньої плити штампа до повзуна преса: пат. 37242 Україна, МПК (2006) В 30 В 15/28. / В. В. Кухар, К. К. Діамантопуло,
О. О. Лаврентік О. Ю. Балалаєва, В. С. Макєєв. – № u200806345;
заявл. 13.05.2008; опубл. 25.11.2008, Бюл. №  22. – 3 с.

- Тарновский И. Я. Теория обработки металлов давлением (Вариационные методы расчета усилий и деформаций) / И. Я. Тарновский,
А. А. Поздеев, О. А. Ганаго, В. Л. Колмогоров, В. Н. Трубин, Р. А. Вайсбурд, В. И. Тарновский. – М.: Металлургиздат, 1963. – 672 с.

- Тарновский И. Я. Деформация и усилия при обработке металлов давлением / И. Я. Тарновский, А. А. Поздеев, О. А. Ганаго. – М.: Машгиз, 1959. – 304 с.

- Могучий Л. Н. Обработка давлением труднодеформируемых материалов / Л. Н. Могучий. – М.: Машиностроение, 1976. – 272 с.

- Шофман Л. А. Основы расчета процессов штамповки и прессования / Л. А. Шофман. – М.: Машгиз, 1961. – 340 с.

- Балалаева Е. Ю. Исследование деформации кольцевого упругого компенсатора при работе системы «пресс-штамп» с перекосами ползуна /
Е. Ю. Балалаева, В. В. Кухарь // Обработка материалов давлением: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2009. – № 1 (20). – С. 295 – 300.

- Балалаева Е. Ю. Разработка математической модели и программного обеспечения для исследования деформации кольцевого упругого компенсатора погрешностей направления ползуна / Е. Ю. Балалаева, В. В. Кухарь, О. А. Тузенко // Тез докл. ХХ  Всеукр. науково-практ. конф. «Технологія-2009». – СНУ 
ім. В. Даля, 2009. – Ч. 2. – С. 109 – 111.

- Исследование напряжений в клеевом слое клееклёпанных соединений / С. Г. Кушнаренко, В. А. Матвиенко, А. И. Зирка, Е. И. Поздняков // Обработка материалов давлением в машиностроении. – Х.: Вища школа, 1979. –. Вып. 17. – С. 55 – 58.

- Спосіб кріплення верхньої плити штампа до повзуна преса: пат. 45232 Україна, МПК (2006) В 30 В 15/28. / В. В. Кухар, О. Ю. Балалаєва,
К. К. Діамантопуло, О. О.Тузенко, Д. М. Процько. – № u200906825; заявл. 30.06.2009; опубл. 26.10.2009, Бюл. №  20. – 4 с.: іл.

- Кухар В. В. Мінімізація дотичних напружень у клейовому шарі кільцевого пружного компенсатора з урахуванням нерівномірності деформацій при перекосах повзуна / В. В. Кухар, О. Ю. Балалаєва, В. А. Бурко // Проблеми трибології (Problems of Tribology): міжнар. наук. ж. – Хмельницький: ХНУ, 2009. – С. 41 – 46.

- Балалаева Е. Ю. Разработка автоматизированной методики расчета кольцевых упругих компенсаторов  погрешностей системы «пресс-штамп» / Е. Ю. Балалаева // Вестник НТУ «ХПИ»: сб. науч. тр. – Х.: НТУ «ХПИ», 2009. – 31’2009. – С. 55 – 63.

- Балалаева Е. Ю. Исследование напряжений в клеевом соединении кольцевого упругого компенсатора погрешностей системы «пресс-штамп» с защитными пластинами методом планирования эксперимента / Е. Ю. Балалаева // Збірник наукових праць Вінницького державного аграрного університету: зб. наук. пр. – Вінниця: ВДАУ, 2009. – Вип. 3. – С. 45 – 51.

- Совершенствование технологии штамповки на КГШП поковок для деталей поглощающих аппаратов / В. В. Кухарь, В. А. Бурко, С. А. Короткий, Е. Ю. Балалаева // Обработка материалов давлением: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2010. – № 3 (24). – С. 69 – 75.

- Балалаева Е. Ю. Расчет кольцевых упругих компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп» для операции вытяжки-формовки /
Е. Ю. Балалаева // Вісник Національного технічного університету «Київський політехнічний інститут»: зб. наук. пр. – К.: НТУ «КПІ», 2010. – № 60. – С. 239 – 243. – Серія Машинобудування.

- Кухарь В. В. Аналитическое исследование работы универсального упругого компенсатора погрешностей направления ползуна / В. В. Кухарь, 
Е. Ю. Балалаева // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського: зб. наук. пр. – Кременчук: КДПУ, 2008. – Вип. 5/2008 (52). –Ч. 2. – С. 57 – 60.

- Кухарь В. В. Математическое моделирование и автоматизация расчетов универсальных поворотных компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп» / В. В. Кухарь, Е. Ю. Балалаева // Научный вестник Донбасской государственной машиностроительной академии: сб. науч. тр. – Краматорск: ДГМА, 2009. – № 1 (4Е). – С. 117 – 122.

- Балалаева Е. Ю. Расчет универсальных упругих компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп» для операции вытяжки-формовки /
Е. Ю. Балалаева // Обработка материалов давлением: сб. научн. тр. – Краматорск: ДГМА, 2011. – № 1 (26). – С. 193 – 198.

- Математическая модель определения параметров порошковой ленты / О. А. Лаврентик, В. В. Чигарев, А. Г. Белик, М. Р. Манукьян // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук.пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2006. – Вип. 16. – С. 136 – 139.

- Ханк Д. Э. Бизнес-прогнозирование. / Д. Э. Ханк, Д. У. Уичерн,
А. Дж. Райтс. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003. – 635 с.

- Кухарь В В. Кинематика работы пресс-штемпелей с компенсаторами продольного изгиба / В. В. Кухарь, О. А. Лаврентик, Е. Ю. Балалаева // Моделирование и развитие процессов обработки металлов давлением: межрегион. сб. науч. тр. – Магнитогорск: ГОУ ВПО «МГТУ», 2007. – С. 319 – 326.

- Кухарь В В. Моделирование кинематики работы длинномерных пресс-штемпелей с компенсаторами продольного изгиба / В. В. Кухарь,
О. А. Лаврентик, Е. Ю. Балалаева // Удосконалення процесів та обладнання обробки тиском в металургії та машинобудуванні: тематич. зб. наук. пр. – Краматорськ: ДДМА, 2008. – С. 177 – 181.

- Математическое моделирование и аппроксимация функций расчета напряжений в длинномерных пресс-штемпелях / О. А. Тузенко, В. В. Кухарь, А. И. Лаврентик, Е. Ю. Балалаева // Вісник Приазовського державного технічного університету: зб. наук. пр. – Маріуполь: ПДТУ, 2009. – Вип. 19. – С. 139 – 142.

- Балалаева Е. Ю. Методика учета условий работы плоских упругих компенсаторов погрешностей системы «пресс-штамп» различных конструкций при определении их эксплуатационных характеристик / Е. Ю. Балалаева,
В. В. Кухарь // Ресурсозберігаючі технології виробництва та обробки тиском матеріалів у машинобудуванні: зб. наук. пр. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2011. – № 1 (12). – С. 390 – 314.

- Конечно-элементное моделирование напряженно-деформированного состояния станины кривошипного пресса при работе с упругими компенсаторами погрешностей системы «пресс-штамп / В. В. Кухарь, Е. Ю. Балалаева, 
А. А. Никитченко, О. А. Тузенко // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт»: сб. научн. тр. – Х.: НТУ «ХПИ», 2011. – 45’2009. – С.84 – 91.

- Двошаровий пружний елемент компенсатора похибок напряму повзуна: пат. 37286 Україна, МПК (2006) В 30 В 15/28, В 21 В 23/00. / В. В. Кухар, К. К. Діамантопуло, О. О. Лаврентік, В. С. Макєєв, О. Ю. Балалаєва. – № u200806970;заявл. 20.05.2008; опубл. 25.11.2008, Бюл. №  22. – 4 с.: іл.

- Універсальний компенсатор похибок напряму повзуна: пат. 38814 Україна, МПК (2006) В 30 В 15/28, В 21 В 23/00. / В. В. Кухар, О. Ю. Балалаєва,
В. С. Макєєв. – № u20086973; заявл. 20.05.2008; опубл. 26.01.2009, Бюл. №  2. – 4 с.: іл.

- Зубцов М. Е. Листовая штамповка: уч. для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. / М. Е. Зубцов. – Л: Машиностроение, 1967. – 504 c.

- Полухин П. И. Сопротивление пластической деформации металлов и сплавов / П. И. Полухин, Г. Я. Гун, А. М. Галкин. – М.: Металлургия, 1976. – 488 с.

- Сторожев М. В. Теория обработки метал лов давленим / 
М. В. Сторожев. Е. А. Попов. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1977. – 423 с., ил.

- Еднерал П.П. Теория пластической деформации и обработка металлов давлением / П.П. Еднерал, И.Г. Константинов. – М.: Машгиз, 1960. – 334 с.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html