Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования

«Петербургский государственный университет путей сообщения»

На правах рукописи

ЯКИМОВА НАТАЛИЯ ИГОРЕВНА

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ С УЧЕТОМ ИХ
ЭНЕРГОСОДЕРЖАНИЯ И ПРИРОДЫ ПОВЕРХНОСТИ ТВЕРДЫХ

ФАЗ

Специальность:
25.00Л6 - Геоэкология

ДИССЕРТАЦИЯ
на соискание ученой степени
доктора технических наук

ГщГезидиум ВАК Ъосскп

и: консультант - доктор * технических наук, профессор Сватовская Л.Б.

Введение............................................................................................................... 5

ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. МЕТОДЫ, МАТЕРИАЛЫ И ЗАДАЧИИССЛЕДОВАНИЯ    1?.

1.1.    Актуальность проблемы создания природоохранных технологий............. 12

1.2.    Опасность загрязнения окружающей среды ионами тяжелых

металлов (ИТМ)...............................................................................................    19

1.3.    Опасность загрязнения окружающей среды отработанными

минеральными маслами (ОММ)......................................................................... 20

1.4.    Анализ антропогенного воздействия объектов железнодорожного

транспорта на окружающую среду..................................................................... 25

1.5.    Проблема очистки металлических поверхностей от загрязнений.............. 29

1.6.    Металлургические шлаки.......................................................................... 31

1.7.    Стандартные и общепринятые методы исследования................................ 32

1.8.    Вероятностно - статистические методы..................................................... 39

1.9.     Объекты исследования. Характеристика используемого природного и техногенного сырья и добавок, находящихся в разном

агрегатном состоянии.......................................................................................   43

1.10.    Цели и задачи работы............................................................................... 60

ГЛАВА 2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ СОВМЕСТНОЙ БЕЗОПАСНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ..................................... 62

2.1.     Исследование термодинамических параметров сложных систем.............. 62

2.2.     Индикаторный метод распределения центров адсорбции как новый

метод прогнозирования экозащитных свойств твердых фаз............................... 69

2.3.     Исследование материалов в целях прогнозирования их экозащитных

свойств с помощью метода РЦА........................................................................ 78

2.4.     Выводы по второй главе............................................................................. 85

t

і V

ГЛАВА 3. КОМПЛЕКСНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ

НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И СОВМЕСТНАЯ

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ ОТХОДОВ.............................. 87

3.1.     Состав загрязнений металлических поверхностей и причина

их образования на транспорте....... ,................................................................... 87

’ * »' -

3.2.                                                                                                                                                                                                               Моющие средства для отмывки металлических поверхностей....................................... 92

3.3.     Разработка технологии очистки металлических поверхностей

от нефтезагрязнений на основе нового моющего средства ПКФ..................... 107

3.4.     Промышленное внедрение ПКФ.............................................................. 124

3.4.1.     Очистка металлических поверхностей вагонного депо ТЧ-20 Ленинград-Финляндский Окт. ж. д........................................................................................................... 124

3.4.2.     Очистка металлических поверхностей пассажирских вагонов ВЧ-8 Окт. ж. д. и автомашин транспортных цехов ОАО «Фирма Медполимер»

и ОАО «Метробетон»....................................................................................... 126

3.5.     Способы безопасной утилизации нефтесодержащих отходов и

отработанных моющих растворов.................................................................... 130

3.5.1.     Производство строительного кирпича................................................... 131

3.5.2.     Производство фосфатных декоративных и отделочных

материалов....................................................................................................... 137

3.6.     Выводы по третьей главе........................................................................   163

ГЛАВА 4. ПРИМЕНЕНИЕ ЭКОЗАЩИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГИДРОСФЕРЫ ОТ ИОНОВ ТЯЖЕЛЫХ

МЕТАЛЛОВ...................................................................................................   165

4.1.     Новые экозащитные материалы на основе твердых отходов................... 165

4.2.     Очистка сточных вод от ионов тяжелых металлов на экозащитных

загрузках, модифицированных ускоренными электронами............................. 172

4.3.     Выводы по четвертой главе...................................................................... 188

ГЛАВА 5. БЕЗОБЖИГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФАСАДНОЙ ПЛИТКИ, ИМИТИРУЮЩЕЙ КЕРАМИКУ,

|  | *. |
| --- | --- |

"              И НЕЙТРАЛИЗУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА....................................................... 189

5.1.     Оценка термодинамического резерва исходных материалов................... 189

5.2.     Выбор технологии изготовления фасадной плитки. Получение

опытных образцов......................... .*............................................................... 197

5.3.     Получение на основе техногенного и природного сырья

адсорбентов - нейтрализаторов щелочных стоков........................................... 211

5.4.     Оценка экологического воздействия технологий на окружающую

природную среду на основе энергетического подхода.................................... 214

5.5.     Выводы по пятой главе............................................................................ .221

ГЛАВА 6. СОВМЕСТНАЯ БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОТРАБОТАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ МАСЕЛ И ТВЕРДЫХ

ОТХОДОВ ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ОБЖИГОВОЙ КЕРАМИКИ............................... 222

6.1.     Характеристика предприятия «Тюментрансгаз» как источника

образования отходов разной природы.............................................................. 222

'                                                                       * V ,                          ■'

6.2.     Разработка технологии совместной утилизации твердых

отходов и отработанных минеральных масел.................................................. 227

6.3.     Разработка технологии утилизации нефтезагрязненных

отходов балластного щебня (НБЩ)................................................................   244

6.4.     Выводы по шестой главе.......................................................................... 253

ГЛАВА 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ ПРЕДОТВРАЩЕННОГО

ч              ЭКОЛОГИЧЕСКОГО УЩЕРБА ОТ СНИЖЕНИЯ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТХОДАМИ............................... 255

7.1.     Комплексная технология очистки нефтезагрязненных

металлов и совместной безопасной утилизации некоторых отходов............... 255

7.2.     Комплексная технология совместной безопасной утилизации

‘                                               I                                                                        -

отработанных минеральных масел й твердых отходов газовой отрасли и железнодорожного транспорта при производстве обжиговой керамики......... 263

% '

7.3.     Расчет возможного предотвращенного экологического ущерба от

загрязнения гидросферы сточными водами, содержащими ИТМ.................... 267

7.4.     Технические результаты совместной безопасной

I                    -                .

утилизации отходов.......................................................................................... 270

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ.......................................................................................... 274

Литература........................................................................................................ 279

Приложения..................................................................................................... .308

Общие выводы

- Показано, что прогноз и развитие новых технологий утилизации отходов может быть основан на учете резервов систем - энергетическом (термодинамическом) и особенностях электронного строения поверхности твердого отхода. В качестве энергетического резерва предлагается рассматривать отрицательное изменение энергосодержания системы в самопроизвольных реакциях в стандартных условиях - ДН°298, при AG°298<0. В качестве резерва природы поверхности предлагается рассматривать ее донорно-акцепторные свойства, информацию о которых предоставляет индикаторный метод распределения центров адсорбции (РЦА). Использование термодинамического резерва и резерва строения поверхности твердого отхода позволило ррработать новые сертифицированные

1 V

технологии защиты окружающей среды в разных регионах России.

- Показано, что энергетический (термодинамический) резерв при получении материалов из отходов и природных продуктов на основе самопроизвольных реакций составляет от 1200 до 16000 МДж/т продукта; эта энергия использована вместо энергии топлива при создании безобжиговых технологий получения материалов строительного и экозащитного назначения на базе отходов, моющих растворов не содержащих ПАВ для очистки нефтезагрязненных металлических поверхностей и их утилизации, а также при получении строительной керамики со сниженным расходом топлива.

- Впервые показано, что резерв особенностей электронного строения поверхности твердого отхода может быть использован для прогноза ее экозащитных свойств. Этот резерв вскрывается методом РЦА, который по граничным значениям рКа в понятиях Бренстедовских и Льюисовских кислот и оснований классифицирует поверхность и показывает способность твердого отхода быть основой природозащитной технологии в зависимости от природы загрязнения. С помощью метода РЦА, впервые предложенного

для защиты окружающей среды, определены новые экозащитные материалы из отходов и природных материалов для защиты гидросферы, и были созданы основы утилизации ОММ на твердых подложках, утилизации нефтезагрязненных отсевов балластного щебня железнодорожного полотна, промасленной ветоши и некоторых других отходов.

- Показано, что разработанные природоохранные технологии переработки твердых и жидких отходов при внедрении устраняют или существенно снижают вредное воздействие на окружающую среду промышленных, особенно токсичных отходов за счет образования

труднорастворимых веществ, вкрючающих ИТМ, за счет повторного

* ; .

использования в производственных циклах при организации малоотходных производств, исключения хранения отходов на дорогостоящих полигонах; предотвращения экологических ущербов от размещения отходов в окружающей среде и на полигонах.

- Разработана комплексная технология, которая включает новое эффективное техническое моющее средство, не содержащее ПАВ, позволяющее вести процесс очистки нефтезагрязненных металлических поверхностей в стандартных условиях без дополнительного нагрева, и исследованы технологические свойства нового моющего раствора. Показано, что отработанный моющий раствор совместно с отходами других производств Северо-Запада в виде кислых гальваностоков, отходов

*	’	і

металлургического производства,* ' замасленных древесных опилок и металлической стружки может быть обезврежен путем самопроизвольных реакций при получении фосфатных, а также обжиговых материалов, отличающихся улучшенными эксплуатационными свойствами. Анализ водных вытяжек материалов показал их безопасность - отсутствие токсичных компонентов или нахождение их значений на уровне ПДК; использование комплексной технологии позволило предложить схемы переработки промышленных отходов предприятиям - ТЧ-20, ВЧ-8, ОАО «Медполимер»,

ОАО «Метробетон» г. Санкт-Петербург; суммарный предотвращенный экологический ущерб составил 100 млн. руб.

- Показано, что энергетический резерв природного и техногенного сырья при взаимодействии со связующими составами является основой безобжиговой технологи получения фасадных материалов, имитирующих природный камень и удовлетворяющих требованиям стандарта керамическую фасадную плитку. Опытная партия плитки выпущена на предприятии «Образь», при этом экологическое воздействие при применении безобжигового способа получения фасадной плитки и фосфатного материала снижено на 31 и 36%. Термодинамический резерв глинофосфатной сырьевой смеси, составляющий от 520 и до 795 МДж/т материала, использован при создании безобжиговых вспученных глиносодержащих материалов для нейтрализации щелочных стоков; использование разработанной технологии позволило предложить схему переработки и утилизации щелочных стоков предприятиям - «Пенобетон 2000», ОПБ «Предпортовая 7» г. Санкт- Петербург.

- Разработано новое направление совместной утилизации ОММ и твердых отходов, в том числе промасленной ветоши. Установлено с учетом представлений о природе твердых фаз, что твердые отходы могут быть

утилизированы совместно с ОММ в технологии строительной керамики,

* *' .

являясь одновременно маслоудерживающей подложкой и отощителем для керамического кирпича. Показано, что основой совместной утилизации является полифункциональность поверхности и ее способность адсорбировать загрязнения органической и неорганической природы на соответствующих активных центрах по типу Бренстедовских кислот и оснований. Впервые разработана методика определения маслоудерживающей способности поверхности твердых отходов, в соответствии с которой отходы могут быть расположены в следующий ряд: песок < гранитный отсев < металлургические шлаки. Новая комплексная технология позволяет экономить не возобновляемые природные ресурсы (природный газ, песок и глину), сократить выбросы вредных веществ в атмосферу и способствовать развитию теплосберегающих технологий за счет повышения теплозащитных свойств кирпича. Показано, что новая технология совместной утилизации отработанного масла на подложке из твердых отходов дает возможность утилизировать 39% отработанного масла в год на ЗСМ 000«Тюментрансгаз», г. Югорск.

‘	і

- На основании учета классификационных признаков поверхности твердого отхода по данным метода РЦА предложен новый экозащитный материал - пенобетон, у которого в области рКа от 7 до 12 прогнозировалась и доказана экспериментально способность поглощения ИТМ, определена его поглотительная способность по ионам марганца и железа. Обнаружена возможность управления экозащитными свойствами твердых тел методом принудительной активации поверхности потоками ускоренных заряженных частиц. Материал рекомендован к применению при проектировании и строительстве кольцевой автодороги г. Санкт-Петербурга. Предотвращенный экологический ущерб составил 4,5 млн. руб./год.

- Учет свойств поверхности и энергетических резервов позволил предложить технологию утилизации отсева НБЩ с фракцией менее 5 мм в производстве высокопрочного кирпича. Это решение позволяет улучшать экологическую обстановку региона за счет сохранения природных ресурсов (природный газ, песок и глину, природный гранитный камень), дополнительно снижая выбросы SO2 на 12%; при этом ликвидируется проникновение нефтепродуктов в почву и грунтовые воды, а также высвобождаются почвы. Экологический ущерб снижен на 2 млн. руб.

- Рассчитано, что внедрение разработанных технологий предотвращает размещение в окружающей среде более 2 млн. т/год токсичных отходов; общий экономический эффект за счет снижения платы за загрязнение

окружающей среды составляет более 100 млн. руб./год, новизна разработки защищена 8 патентами, 8 ТУ, 2 гигиеническими сертификатами.