Вальнюкова Анастасия Сергеевна. Получение и физико-химические свойства наноструктурированных порошков никель-кадмий: автореферат дис. ... кандидата Химических наук: 02.00.04 / Вальнюкова Анастасия Сергеевна;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»], 2018

ФИЦ УУХ СО РАН «Институт углехимии и химического материаловедения»

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет»

На правах рукописи

Вальнюкова Анастасия Сергеевна

ПОЛУЧЕНИЕ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ

НИКЕЛЬ - КАДМИЙ

02.00.04 - Физическая химия

ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание ученой степени

кандидата химических наук

Научный руководитель:

член-корр. РАН, доктор химических наук,

профессор Захаров Ю.А.

Научный консультант: кандидат химических наук, доцент Пугачев В.М.

Кемерово 2018

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

ГЦК - гранецентрированная кубическая решетка;

ДМС - дериватомасс-спектрометрический анализ;

ДСК - дифференциальная сканирующая калориметрия ДТА - 1ифференциальный термический анализ ИМ - интерметаллид;

ИП - индукционный период;

КРНР - кривые распределения неоднородностей по размерам; МСА - масс-спектрометрический анализ МУРР - малоугловое рассеяние рентгеновского излучения; НК - нанокристаллиты;

НРЧ - наноразмерные частицы;

НС - наноструктурированный;

ОВП - окислительно-восстановительный потенциал;

ОЭС - оптико-эмиссионная спектроскопия;

ОЭЯ - объем элементарной ячейки;

ПАВ - поверхностно-активное вещество;

ПКР - параметр кристаллической решетки;

ПЭМ - просвечивающая электронная микроскопия;

РМАР - расстояние между атомными рядами.

РСА - рентгеноструктурный анализ;

РФА - рентгенофазовый анализ;

РЭМ - растровая электронная спектроскопия;

СГ - смешанный гидроксид;

ТГ - термогравиметрический анализа

ТПВ - температурно-программируемое восстановление;

ТПО - температурно-программируемое окисление;

ТР - твердый раствор;

ФД - фазовая диаграмма;

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР	13

1. Методы получения наноразмерных материалов	13

1.1.	Синтез наноразмерных частиц в реакциях восстановления	13

1.2.	Особенности свойств Ni, Cd и их гидроксидов	17

1.2.1.	Гидроксид кадмия	19

1.2.2.	Гидроксид никеля (II)	20

1.3.	Фазовые и структурные состояния системы Ni-Cd	21

1.4.	Интерметаллические соединения (интерметаллиды)	22

1.5.	Особенности фазовых составов наноструктурированных

биметаллических систем	25

ГЛАВА 2. МЕТОДИКА ПОЛУЧЕНИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ Ni-Cd	27

2.1.	Химические процессы получения НС порошков	27

2.2.	Реактивы и оборудование	27

2.3.	Методика получения НС порошков никель-кадмий	28

2.4.	Методы исследования НС порошков	29

2.4.1.	Рентгенографические методы исследования	30

2.4.1.1.	Рентгеновская дифрактометрия	31

2.4.1.2.	Малоугловое рассеяние рентгеновского излучения	33

2.4.2.	Оптическая атомно-эмиссионная спектроскопия с индуктивно

связанной плазмой	35

2.4.3.	Растровая электронная микроскопия	36

2.4.4.	Дериватографический и масс-спектрометрический методы анализа	37

2.4.5.	Температурно-программированное восстановление и окисление	39

2.4.6.	Просвечивающая электронная микроскопия	40

ГЛАВА 3. ПОЛУЧЕНИЕ НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХПОРОШКОВ СИСТЕМЫ Ni-Cd	43

3.1.	Промежуточные гидроксиды и их фазовые составы	43

3.2.	Фазовые составы наноструктурированных порошков Ni-Cd	45

3.3.	Трасформация фазовых составов по ходу восстановления	49

3.4.	Элементный анализ	53

3.5.	Температурно-программируемое восстановление	55

3.6.	Схема формирования фаз	56

ГЛАВА 4. НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫХ ПОРОШКОВ НИКЕЛЬ-КАДМИЙ	60

4.1.	Морфология металлических частиц	60

4.2.	Температурные трансформации фазовых составов системы Ni-Cd	63

4.2.1.	Изучение температурных трансформаций методом РФА	63

4.2.2.	Изучение температурных трансформаций методом дериватомасс-

спектрометрии	67

4.2.3.	Наблюдения температурных трансформаций методом ТПО	70

4.3.	Состав поверхности	71

4.4.	Схема фазовых превращений при нагревании	73

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ	78

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ

- Установлены условия получения (температура 120°С, рН = 13-14, общее содержание металла (солей) - 0.34 М, щелочи 4-8 М, гидразина 4-8 М, реакционный объем 50 мл) рентгенографически чистых наноструктурированных порошков Ni-Cd в области составов до 50 мол.% Cd методом совместного восстановления металлов из водных растворов солей (NiCl26H2O и Cd(NO3)24H2O) гидразином (в форме гидразингидрата).

- Методами рентгеновской дифракции изучены фазовый состав полученных порошков Ni-Cd и установлено несоответствие его известной фазовой диаграмме: 1) в области, богатой никелем (до 6 мол.% Cd), система монофазна (твердый раствор с ГЦК структурой типа А1); 2) при большем содержании кадмия наряду с твердым раствором, степень пересыщения которого кадмием возрастает с увеличением общего его содержания, вместо интерметаллида CdNi (согласно фазовой диаграмме) формируется фаза более богатого кадмием Cd5Ni; 3) при 40-50 мол.% кадмия наряду с выше указанными фазами образуется ранее неизвестный нестехиометричный интерметаллид Ni3Cd.

- Методами рентгеновской дифракции (РФА, РСА, МУРР) и температурно-программируемого восстановления гидроксидов изучены структурно-фазовые трансформации промежуточных гидроксидов и образующихся наноструктурированных порошков Ni-Cd по ходу процесса восстановления. На основании полученных данных предложена схема формирования нанофаз биметаллических продуктов, наиболее принципиальные и характерные особенности которой следующие:

- в области монофазности гидроксидных прекурсоров - восстановление их сорбированным из раствора гидразингидратом, с наследованием по этой причине образующимися кристаллами металлического продукта (в т.ч. и по ходу процесса) как состава, так и формы кристаллов исходных смешанных гидроксидов;

- в области двухфазности гидроксидов и биметаллического продукта - с опережающим образованием на первых этапах процесса интерметаллида Cd5Ni и ГЦК-твердого раствора, пересыщенных кадмием вследствие первоочередного восстановления в этих условиях фазы Cd(OH)2.

- Методами просвечивающей, растровой электронной микроскопии и и дифракции рентгеновских лучей установлена однотипность трехуровневневой морфологии частиц Ni-Cd с изученными ранее биметаллическими наносистемами (наименьшие фрагменты - плоские нанокристаллиты размерами 15-30 нм и толщиной около 7 нм - сформированные наслоением их компактные агрегаты размерами 40-70 нм - образованные из агрегатов менее компактные агломераты размерами 100-250 нм) и вместе с этим необычная для ГЦК структур анизометрия слагающих агрегаты наноразмерных кристаллитов твердого раствора Ni-Cd.

- На основе результатов дериватомасс-спектрометрии в сочетании с данными малоуглового рентгеновского рассеяния показано наличие и определен состав поверхностного слоя агрегатов (сорбированные H2O, O2, CO2, наноостровковые включения гидроксидов и карбонатов), установлен характер термических поверхностных превращений.

- Методами рентгеновской дифракции, дериватомасс- спектрометрического анализа и температурно-программируемого окисления изучены температурные трансформации фаз в наноструктурированных порошках Ni-Cd. Установлено, порядок трансформаций нанофаз при нагревании и сами фазовые составы существенно отличаются от предписываемых фазовой диаграммой. На основе полученных результатов предложена схема фазовых трансформаций при нагревании в условиях выполненных экспериментов.