Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html

Министерство образования и науки Украины

Национальный технический университет Украины

«Киевский политехнический институт»

На правах рукописи

Малецкий Захар Васильевич

УДК 628.161:628.164.081.312.32

Гибридные сорбенты
и их использование в процессах очистки воды
от железа и мышьяка

05.17.21 – Технология водоочистки

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

д.т.н., ст.н.с. Митченко Т.Е.

Киев – 2013

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ	5

ВВЕДЕНИЕ	6

РАЗДЕЛ 1 ГИБРИДНЫЕ СОРБЕНТЫ НА ОСНОВЕ АНИОНИТОВ	15

1.1. Гибридные сорбенты как класс гибридных материалов	15

1.2. Гибридные сорбенты на основе ионитов	18

1.2.1. Использование ионитов в качестве основы для гибридных сорбентов	19

1.2.2. Способы получения гибридных сорбентов на основе ионитов	22

1.3. Использование гибридных сорбентов на основе ионитов для удаления из воды токсических неорганических примесей	26

1.4. Возможности получения гибридных сорбентов на основе анионитов и гуминовых веществ	28

1.4.1. Характеристика анионитов как основы для получения гибридных сорбентов	28

1.4.2. Модификация анионитов гуминовыми веществами	32

1.5. Необходимость в проведении исследований	40

РАЗДЕЛ 2 ОБЪЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕТОДЫ ИХ ИЗУЧЕНИЯ	43

2.1. Аниониты	44

2.2. Получение гибридных материалов на основе анионитов и гуминовых веществ	52

2.3. Методика определения содержания гуминовых веществ в гибридных материалах и получения их препарата для исследования	53

2.4. Характеристика свойств гуминовых веществ	53

2.5. Прецизионные методы исследования гибридных материалов	64

2.5.1. Стереомикроскопия	64

2.5.2. Сканирующая электронная микроскопия и энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия	64

2.5.3. Инфракрасная спектроскопия	65

2.5.4. Характеристика гидрофильно-гидрофобных свойств	66

2.5.5. Оценка чистоты гибридных материалов	66

2.6. Методы оценки сорбционных свойств гибридных материалов	68

2.6.1. Методика оценки сорбционных свойств гибридных материалов по отношению к соединениям Fe(II) в модельных растворах	68

2.6.2. Методика оценки сорбционных свойств гибридных материалов по отношению к примесям железа в природной артезианской воде	69

2.6.3. Методика определения статической емкости сорбционных материалов по отношению к соединениям As(III) и As(V)	72

2.7. Методы исследования процессов очистки воды с применением гибридных сорбентов	73

2.7.1. Методика исследования процесса очистки артезианской воды от примесей железа в многоцикловом режиме	73

2.7.2. Методика исследования процесса очистки воды от соединений As(III) и As(V)	75

РАЗДЕЛ 3 ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ГИБРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ АНИОНИТОВ И ГУМИНОВЫХ ВЕЩЕСТВ	76

3.1. Основные физико-химические и структурные свойства гибридных материалов	76

3.2. Сорбционные свойства гибридных материалов по отношению к соединениям железа	92

3.2.1. Сорбция соединения Fe(II) из модельных растворов	93

3.2.2. Оценка сорбционных свойств гибридных материалов по отношению к примесям железа в природной артезианской воде	103

3.2.3. Исследование процесса очистки артезианской воды от примесей железа в многоцикловом режиме	110

3.2.4. Предполагаемый механизм сорбции соединений железа гибридными сорбентами	114

3.3. Сорбционные свойства гибридных материалов по отношению к соединениям мышьяка	118

3.3.1. Проблема загрязнения источников питьевого водоснабжения примесями мышьяка и формы их присутствия в природных водах	119

3.3.2. Сравнительна оценка статической емкости гибридных материалов по отношению к соединениям As(III) и As(V)	121

3.3.3. Предполагаемый механизм сорбции соединений мышьяка гибридными сорбентами	125

РАЗДЕЛ 4 ТЕХНОЛОГИИ ГЛУБОКОЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ ОТ ПРИМЕСЕЙ ЖЕЛЕЗА И МЫШЬЯКА, ОСНОВАННЫЕ НА ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГИБРИДНЫХ СОРБЕНТОВ	128

4.1. Технология глубокой очистки артезианской воды от примесей железа	128

4.1.1. Технология очистки воды от примесей Fe на гибридном сорбенте	130

4.1.2. Технико-экономическое сравнение известных и разработанной технологий	133

4.2. Технология глубокой очистки природных вод от примесей мышьяка	140

4.2.1.	Технико-экономическое обоснование выбора сорбционного материала	141

ВЫВОДЫ	145

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ	148

ПРИЛОЖЕНИЯ	165

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ATR – attenuated total reflectance, спектроскопия полного внутреннего отражения

DRIFT – diffuse reflection infrared Fourier transformed spectroscopy, инфракрасная спектроскопия диффузионного отражения

ICP-OES – оптико-эмиссионная спектрометрия с индуктивно-связанной плазмой

АДВБ – акрилдивинилбензол

ГВ – гуминовые вещества

ГМ – гибридный материал

ГС – гибридный сорбент

ИК – инфракрасный

ИКС – инфракрасная спектроскопия

ММ – молекулярная масса

ММР – молекулярно-массовое распределение

МОЗ – министерство охраны здоровья

н/р – не регламентируется

СДВБ – стиролдивинилбензол

СЭМ – сканирующая электронная микроскопия

УВС – ультрафиолет-видимая спектроскопия

УФ – ультрафиолетовое излучение

ЭДРС – энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия

ЯМР – ядерный магнитный резонанс

ВВЕДЕНИЕ

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН A/66/L.56 «Будущее, которого мы хотим», принятая по результатам Конференции ООН по устойчивому развитию (Рио-де-Жанейро, 2012), подтвердила обязательства стран-участниц ООН  в отношении права людей на безопасную питьевую воду и подчеркнула необходимость принятия мер в целях значительного снижения уровня загрязнения воды и повышения ее качества (п. 121, 124 Резолюции).

Законом Украины «О приоритетных направлениях развития науки и техники» (№ 2623-14, действующая редакция от 05.12.2012) к приоритетным направлениям развития украинской науки на период до 2020 года отнесены рациональное природопользование и новые вещества и материалы.

Актуальность темы. По данным ЮНИСЕФ и ВОЗ около 780 млн. людей в мире используют для удовлетворения хозяйственно-питьевых потребностей воду из неблагоустроенных источников водоснабжения и примерно столько же – загрязненную воду из благоустроенных источников. По этой причине ООН провозгласила в ряду приоритетных задач снижение уровня загрязнения водных ресурсов и повышение качества питьевой воды во всем мире. Особое внимание международное сообщество сегодня уделяет локальным источникам водоснабжения – артезианским скважинам. Одними из наиболее нежелательных примесей подземных вод являются примеси железа и мышьяка.

Согласно данным всеукраинского общественного мониторинга качества питьевой воды за 2010-2012 годы, в более чем 60% проб воды из артезианских скважин зафиксировано превышение норматива на содержание железа, установленного ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Проблема присутствия соединений мышьяка в источниках питьевого водоснабжения получила мировой резонанс в 1995 году после обнародования ВОЗ результатов исследований, проведенных в Индии и Бангладеш в связи с высокой смертностью трудоспособного населения. Реакцией стало установление в большинстве стран мира ГДК мышьяка в питьевой воде на уровне 10 мкг/дм3. Большинство существующих технологий водоподготовки не позволяют обеспечить соблюдение этого норматива.

В настоящее время для очистки воды от примесей железа и мышьяка преимущественно используются сорбционные технологии, большинство из которых не позволяют достичь современных требований к содержанию в воде указанных примесей, а также оказываются неэкономичными и экологически неблагоприятными.

В последние десятилетие получило развитие новое направление использования гибридных материалов – композиций ранее известных веществ, способных проявлять новые свойства, отличные от свойств их составляющих, или в значительной степени превосходящие их. В частности, в научной литературе упоминается факт приобретения анионитами, содержащими гуминовые вещества, повышенного сродства к ионам переходных металлов, однако, до настоящего момента это явление подробно не изучалось.

Указанная ситуация определяет актуальность постановки систематических исследований по изучению характеристик гибридных материалов на основе анионитов и гуминовых веществ с целью выявления у них свойств гибридных сорбентов, которые могут быть использованы в процессах очистки воды от железа и мышьяка.

Связь работы с научными программами, планами, темами.

Проведенные в работе исследования физико-химических и структурных свойств гибридных материалов на основе анионитов и гуминовых веществ, а также их сорбционных свойств по отношению к соединениям железа выполнялись в рамках совместного украино-немецкого исследовательского проекта № 436 UKR 113/95/0-1 «Разработка новых полифункциональных материалов на основе отработанных анионитов», осуществленного при поддержке Немецкого научно-исследовательского общества (DFG).

Лабораторные и пилотные испытания технологии очистки артезианской воды от примесей железа с использованием гибридных сорбентов проводились в рамках Договоров № 2/лио-09-74 от 02.01.2009, № 2/лио-10-1 от 04.01.2010, № 2/лио- 11-15 от 04.01.2011, № 2/лио-12-27 от 04.01.2012 о проведении лабораторных и пилотных испытаний процессов кондиционирования воды, разработанных с использованием новых сорбционных материалов, заключенных между химико-технологическим факультетом НТУУ «КПИ» и Научно-производственным объединением «Экософт».

Разработка гибридных сорбентов, селективных по отношению к мышьяку, а также технологии очистки воды с их применением, проводилась в рамках научно-исследовательского проекта Министерства образования и науки, молодежи и спорта Украины «Исследование процесса и разработка высокоэффективной ресурсосберегающей экологически безопасной технологии глубокой очистки воды от соединений мышьяка» (тема № 2363-п, № госрегистрации 0110U002384, КВНТД  I.2 15.17.21) за счет общего фонда государственного бюджета Украины.

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является определение физико-химических и сорбционных свойств гибридных сорбентов на основе анионитов и гуминовых веществ и разработка технологий очистки воды от примесей железа и мышьяка с их применением.

Для достижения поставленной цели необходимо определить физико-химические и сорбционные характеристики гибридных материалов на основе анионитов и гуминовых веществ для установления факта наличия у них свойств гибридных сорбентов; изучить механизмы протекания процессов сорбции соединений железа и мышьяка на гибридных сорбентах; сформулировать критерии оценки свойств анионитов и гуминовых веществ для выбора оптимальных компонентов и условий получения гибридных сорбентов с заданными свойствами; исследовать процессы глубокой очистки воды от примесей железа и мышьяка и определить рациональные условия их проведения; разработать технологии очистки воды от примесей железа и мышьяка, определить их технико-экономические показатели и сравнить с существующими аналогами.

Объект и предмет исследования. Объектом настоящего исследования являются процессы сорбционной очистки воды. Предметом настоящего исследования являются новые сорбционные материалы – гибридные сорбенты, и основанные на их применении эффективные, экологически и экономически оправданные методы и технологии очистки воды от примесей железа и мышьяка.

Методы исследования. Физико-химические свойства гибридных материалов на основе анионитов изучались с использованием стандартизированных методов определения физико-химических характеристик анионитов: гранулометрического состава, осмотической стабильности, содержания влаги, удельного объема и обменной емкости. Гидрофильность гибридных материалов определялась методом измерения теплот их смачиваемости полярным и неполярным растворителями. Содержание гуминовых веществ в гибридных сорбентах определялось специально разработанным методом, предполагающим десорбцию гуминовых веществ в щелочной среде и измерение перманганатной окисляемости полученного раствора.

Элементный состав гуминовых веществ исследовался методом количественного автоматического CHNS-полумикроанализа. Функциональный состав гуминовых веществ исследовался методами ультрафиолет-видимой спектроскопии и инфракрасной спектроскопии диффузионного отражения. Молекулярно-массовый состав гуминовых веществ определялсяметодом эксклюзионной хроматографии.

Химическая чистота гибридных материалов оценивалась методом многоэлементного анализа растворов, контактировавших с гибридными материалами, с использованием оптико-эмиссионной спектрометрии с индуктивно связанной плазмой.

Структурные свойства гибридных материалов исследовались методом стереомикроскопии с предварительным препарирование их зерен на ротационном микротоме, а также методами сканирующей электронной микроскопии и энергодисперсионной рентгеновской спектроскопии, инфракрасной спектроскопии полного внутреннего отражения, диффузионного отражения и пропускания.

Сорбционные свойства гибридных материалов исследовались в статических и динамических условиях с использованием методов определения предельной сорбции в статических условиях и снятия выходных кривых сорбции.

Научная новизна полученных результатов. В настоящей работе впервые показана возможность получения гибридных материалов на основе анионитов и гуминовых веществ с повышенной гидрофильностью поверхности, функционализированной катионообменными группами, являющихся гибридными сорбентами с высоким сродством по отношению к ионам Fe2+.

Впервые сформулированы требования к компонентам, обеспечивающим получение гибридных сорбентов с наиболее высоким сорбционным сродством по отношению к соединениям железа, а именно – один из компонентов должен быть слабоосновным стиролдивинилбензольным макропористым анионитом, а второй – гуминовыми веществами первых стадий гумификации со средневесовой молекулярной массой порядка 7400 Да и ароматической составляющей с включением катионообменных функциональных групп, в частности, карбоксильных. Выполнение этих требований обеспечивает максимальную концентрацию гуминовых веществ на поверхности гибридных сорбентов и наиболее устойчивую связь между слоем адсорбата и поверхностью гибридного сорбента.

На основании всестороннего изучения сорбции ионов Fe2+ на гибридных сорбентах, впервые предложен многостадийный механизм процесса с сорбцией ионов Fe2+ за счет взаимодействия с катионообменными группами гибридного сорбента на первой стадии, образованием слоя окси-гидроксида железа (III) – на второй, и последующими процессами автокаталитического окисления и сорбции ионов железа на нем.

Впервые получены и исследованы трехкомпонентные гибридные сорбенты, состоящие из анионита-основы, модифицированного гуминовыми веществами, и иммобилизованного слоя окси-гидроксида железа (III), селективные по отношению к мышьяку и показана возможность регулирования их сорбционного сродства к As(III) и/или As(V) за счет изменения содержания железа в иммобилизованном слое.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций. Научные положения, выводы и рекомендации, выведенные в работе, основываются на совокупности фактов, параллельно установленных различными независимыми методами определения физико-химических, структурных, поверхностных и сорбционных свойств материалов, общепринятых в материаловедении и теории сорбционных явлений, а их достоверность доказана экспериментально для разнородных объектов класса гибридных материалов, полученных на основе анионитов различных типов и гуминовых веществ разных стадий гумификации, а также подтверждена на практике результатами пилотных испытаний разработанных на их основе технологий очистки воды.

Научное значение работы. Научные положения, изложенные в диссертации, открывают новые возможности в создании гибридных сорбционных материалов на основе анионитов, раскрывают особенности взаимодействия между анионитами и гуминовыми веществами, которое до проведения настоящего исследования рассматривалось исключительно в негативном свете как фактор отравления анионитов в промышленных процессах водоподготовки, вносят вклад в развитие теории сорбционных явлений, протекающих на поверхности зернистых загрузок с участием соединений железа.

Практическое значение полученных результатов. Выводы и рекомендации, сделанные в настоящей работе, положены в основу технологий глубокой очистки воды от примесей железа и мышьяка, внедренных украинским производителем систем очистки воды на объектах децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. По результатам работы предложен способ утилизации крупнотоннажных промышленных отходов анионитов, отработанных в процессах промышленной деминерализации воды, путем использования их в качестве гибридных сорбентов для очистки воды технического назначения от примесей железа.

Личный вклад диссертанта. Диссертационная работа выполнена в Лаборатории ионного обмена и адсорбции химико-технологического факультета Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» под руководством д.т.н. Митченко Татьяны Евгеньевны. Личный вклад диссертанта в полученные научные результаты, представленные в диссертации, заключается в постановке конкретных исследований; планировании, проведении и обработке результатов прецизионных физико-химических исследований; планировании и обработке результатов сорбционных исследований и пилотных испытаний; аналитическом обзоре литературы по тематике исследования, обработке и публикации экспериментальных данных и апробации их на научных конференциях.

Апробация результатов диссертации. Результаты исследований, представленные в диссертации, докладывались на 11 международных и 9 всеукраинских научных конференциях, симпозиумах, конгрессах и семинарах: «Desalination for the Environment» (Баден-Баден, Германия, 2009); «Химия, физика и технология модифицирования поверхности» (Киев, Украина, 2009); «Мембранні та сорбційні процеси і технологіі» (Киев, Украина, 2009); «ІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології» (Киев, Украина, 2009); «IWA Regional Conference and Exhibition on Membrane Technology and Water Reuse» (Стамбул, Турция, 2010); «EuroMed 2010» (Тель-Авив, Израиль, 2010); «Мембранні та сорбційні процеси та технології» (Киев, Украина, 2010); «Modern problems of surface chemistry and physics» (Киев, Украина, 2010); «III Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених з хімії та хімічної технології» (Киев, Украина, 2010); «Applied physico-inorganic chemistry» (Севастополь, Украина, 2011); «Applications of Nanotechnology in the Water Sector» (Аскона, Швейцария, 2011); «International Congress on Membranes and Membrane Processes» (Амстердам, Нидерланды, 2011); «6th IWA Specialist Conference on Membrane Technology for Water & Wastewater Treatment» (Аахен, Германия, 2011); «Карпатська конференція з проблем охорони довкілля» (Мукачево, Украина, 2011); «Вода в харчовій промисловості» (Одесса, Украина, 2011); «11th World Filtration Congress&Exibition» (Грац, Австрия, 2012).

Публикации. Результаты диссертации изложены в 5 статьях, 4 из которых опубликованы в украинских профильных периодических изданиях, рекомендованных ДАК Министерства образования и науки Украины, и 1 статья опубликована в зарубежном реферируемом издании, включенном в международные наукометрические базы.

Структура диссертации. Диссертация состоит из четырех разделов, введения, списка условных обозначений, выводов, списка использованных источников и приложений. В первом разделе сделан аналитический обзор литературы, касающейся создания, изучения свойств и применения гибридных сорбентов на основе анионитов. Во втором разделе подробно описаны объекты исследования – гибридные материалы на основе анионитов и гуминовых веществ, методы изучения их физико-химических, структурных и сорбционных свойств, а также методы исследования процессов очистки воды с их применением. В третьем разделе обсуждаются результаты исследования физико-химических и структурных свойств гибридных материалов на основе анионитов и гуминовых веществ, а также результаты изучения их сорбционных свойств по отношению к соединениям железа и мышьяка. В четвертом разделе приводятся описания технологий глубокой очистки воды от примесей железе и мышьяка, основанных на использовании гибридных сорбентов, а также обсуждаются результаты их апробации и технико-экономического сравнения с существующими аналогами.

Благодарности. Данный научный труд стал возможен во многом благодаря тем людям, которые сопровождали автора в процессе его длительного, порой – не всегда гладкого и беспрепятственного, исследовательского пути.

Д.т.н. Татьяна Евгеньевна Митченко – научный руководитель, но прежде – мудрый наставник, твердой рукой ведущий свой исследовательский коллектив к новым научным достижениям, надёжный советчик и внимательный редактор текста диссертации, как и других научных публикаций автора, добрый и заботливый друг, благодаря поддержке которого решаются многие, важные для исследовательской деятельности задачи.

Елена Анатольевна Шевчук – научный сотрудник Лаборатории ионного обмена и адсорбции НТУУ «КПИ», увлечённый и вдохновенный экспериментатор, а также – по роду своей деятельности – источник колоссального объёма научных данных, часть которых послужила прочным основанием для данного диссертационного исследования.

ВЫВОДЫ

В работе решена важная народнохозяйственная проблема очистки воды от примесей железа и мышьяка с использованием гибридных сорбентов на основе анионитов и гуминовых веществ, исследованы и научно обоснованны физико-химические закономерности и механизмы протекания процессов сорбции железа и мышьяка на гибридных сорбентах различного состава.

1. Определены физико-химические характеристики гибридных материалов на основе анионитов с разной основностью, природой и пористой структурой матрицы, модифицированных гуминовыми веществами различных стадий гумификации с разной средневесовой молекулярной массой (3400, 7400 Да) и содержанием ароматической составляющей. Показано, что модификация приводит к повышению гидрофильности всех исследованных образцов на 1,6-28,9% и приобретению ими катионообменных функциональных групп, в частности карбоксильных.

Изучены особенности взаимодействия анионитов с гуминовыми веществами и показано, что последние могут закрепляться на поверхности или в объеме зерна анионита в зависимости от характера его пористой структуры и метода получения гибридного материала.

2. Определены сорбционные характеристики гибридных материалов на основе анионитов и гуминовых веществ и установлен факт наличия у них свойств гибридных сорбентов, проявляющийся в повышении сорбционного сродства по отношению к соединениям железа на 57-94% в случае гибридных материалов на основе гуминовых веществ первых стадий гумификации, составляющего 5,5-11,3 мг-Fe/см3.

Обосновано, что отработанные аниониты также являются гибридными сорбентами, сорбционная емкость которых по отношению к соединениям железа составляет 4,5-7,2 мг-Fe/см3. Это позволяет рассматривать повторное использование промышленных отходов отработанных анионитов для очистки воды от железа в качестве способа их утилизации.

3. Изучен механизм процесса сорбции железа на гибридных сорбентах и ​​предложена многостадийная схема его протекания, включающая стадии сорбции ионов Fe2+ за счет взаимодействия с катионообменными группами гибридного сорбента, образования слоя окси-гидроксида железа (III) и последующей сорбции на нем ионов Fe2+.

4. Сформулированы требования к компонентам, обеспечивающим получение гибридных сорбентов с наиболее высоким сорбционным сродством к соединениям железа, а именно – один из компонентов должен быть слабоосновным стиролдивинилбензольным макропористым анионитом, а второй – гуминовыми веществами первых стадий гумификации со средневесовой молекулярной массой порядка 7400 Да и ароматической составляющей с включением катионообменных функциональных групп, в частности, карбоксильных. Выполнение этих требований обеспечивает максимальную концентрацию гуминовых веществ на поверхности гибридных сорбентов и наиболее устойчивую связь между слоем адсорбата и поверхностью гибридного сорбента. Емкость таких гибридных сорбентов составляет 11,3 мг-Fe/см3.

5. Исследованы процессы очистки воды от примесей железа с использованием гибридного сорбента с заданными свойствами и определены рациональные условия их проведения, на основе которых разработана технология глубокого обезжелезивания артезианской воды в многоцикловом режиме с использованием стандартного аппаратурного оборудования и безреагентной регенерацией фильтрующей загрузки путем ее промывки обратным током воды, позволяющая достичь содержание железа в очищенной воде ниже норматива, установленного ДСанПіН 2.2.4-171-10.

Технико-экономическим сравнением разработанной технологии с существующими аналогами показана возможность снижения себестоимости очищенной воды на 23-50% с одновременным исключением экологического ущерба.

6. Показана возможность получения трехкомпонентных гибридных материалов на основе анионитов, модифицированных гуминовыми веществами, с иммобилизованным слоем соединений железа, которые проявляют сорбционное сродство к соединений мышьяка. Такой гибридный материал на основе слабоосновного стиролдивинилбензольного макропористого анионита, модифицированного гуминовыми веществами первых стадий гумификации, содержащий устойчивый иммобилизованный слой α-FeOOH, способен сорбировать соединения мышьяка в разных степенях окисления и является гибридным сорбентом.

7. Исследован процесс сорбционного извлечения из воды соединений мышьяка в разной степени окисления на трехкомпонентном гибридном сорбенте и показана возможность регулирования его сорбционного сродства к As(III) от 0 до 2,4 мкг/см3 и As(V) от 8,6 до 6,2 мкг/см3 за счет изменения содержания железа в иммобилизованном слое в диапазоне 0,78-7,07 мг/см3.

8. Исследованы процессы глубокой очистки воды от примесей мышьяка с использованием гибридного сорбента и показана возможность снижения концентрации As с 100 мкг/дм3 до 10 мкг/дм3. Дано технико-экономическое обоснование выбора состава гибридного сорбента для применения в технологиях глубокой очистки воды от примесей мышьяка в зависимости от формы присутствия и концентрации таких примесей. Показана возможность снижения себестоимости очищенной воды в 2,5-5 раз по сравнению с существующими технологиями, в которых применяются арсен-селективные промышленно выпускаемые сорбенты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.	Abbass H. Environmentally-Safe Polymer-Metal Nanocomposites with Most Favorable Distribution of Catalytically Active and Biocide Nanoparticles  // Advances in Nanocomposite Technology / A. J. Macanás, G.L. Davies, Y.K. Gun’ko; edited by Abbass Hashim. – Rijeka, Croatia : InTech, 2011. – P. 175–200. – ISBN 978-953-307-347-7.

2.	Aiken G. Humic Substances in Soil, Sediment, and Water: Geochemistry, Isolation, and Characterization / Aiken G. – Malabar : Krieger Pub Co, 1985. – 708 p. – ISBN-13 978-0471882749.

3.	Alonso A. Intermatrix Synthesis of Metal Nanoparticles with core-shell or core-sandwich structure for antibacterial applications / A. Alonso, M. Munoz, D. Muraviev // Proceedings of Trends in NanoTechnology, 01-05 September, 2008. – Oviedo, Spain, 2008. – P. 1-2.

4.	Alonso A. Environmentally-safe bimetallic Ag@Co magnetic nanocomposites with antimicrobial activity / A. Alonso, N. Vigues, X. Munoz, J. Macanas, M. Munoz, J. Mas, D. Muraviev // Chemical Communications. –2011. – Т. 47, № 37. – С. 10464-10466.

5.	Arsenic // Mainstream. – American WaterWorks Association. – 2001. – Т. 45, № 2.

6.	Anderson D. Iron and manganese studies of Nebraska water supplies / D. Anderson, D. Row и G. Sindelar // Journal AWWA. – 1973. – Т. 65., № 20. – С. 637-641.

7.	Appelo T. Arsenic in Groundwater - A World Problem . – Utrecht : Colophon, 2006. – 142 p. – ISBN 978-90-808258-2-6.

8.	Appelo C. Modelling in situ iron removal from ground water / C.A.J. Appelo, B. Drijver, R. Hekkenberg, M. de Jonge // Ground Water. – 1999. – 6 : Т. 37б № 6. – С. 811-817.

9.	Arnarson T. Mechanisms of pore water organic matter adsorption to montmorillonite / Arnarson T., Kell R. // Marine Chemistry. – 2000. – Т. 71., № 3-4. – С. 309-320. – ISSN 0304-4203.

10.	Ashley J. Adsorption of Cu(II) and Zn(II) by estuarine, riverine and terrestrial humic acids // Chemosphere. – 1996. – Т. 33., № 11. – С. 2175-2187. ISSN – 0045-6535.

11.	ASTM International Standard Test Methods for Arsenic in Water. – 2003. – ASTM. – Sections 25-33. – D 2972 – 03.

12.	Evaluating of arsenic(V) removal from water by weak-base anion exchange adsorbents / Awual M. et al.// Environmental Science and Pollution Research. –2012. – С. 1-10. – DOI 10.1007/s11356-012-0936-7. – ISSN 1614-7499.

13.	Adsorption and desorption of natural organic matter on iron oxide: mechanisms and models / Baohua G. et al. // Environmental Science and Technology. – 1994. – 1 : Т. 28. – С. 38-46. – 1520-5851.

14.	Removal of iron and manganese from hydrocarbon-contaminated groundwaters / Berbenni P. et al. // Bioresource Technology. –2000. – Т. 74. – С. 109-114.

15.	Bolto B. Removal of natural organic matter by ion exchange / B. Bolto et al. // Water Research. – 2002. – Т. 36, № 20. – С. 5057-5065. – ISSN 0043-1354.

16.	Bolto B. Wastewater Treatment by Ion-Exchange / B. Bolto, L. Pawlowski. – [б.м.] : Spon E & FN, 1987. – С. 262. – ISBN 9780419133209.

17.	Brierly J. Production and application of a bacillus-based product for use in metal biosorption / Brierly J. ; edited by Volesky B. // Biosorption of Heavy Metals. – Boca Raton : CRC Press, 1990.

18.	Butt F. H. Pilot plant evaluation of advanced vs. conventional scale inhibitors for RO desalination / F. H. Butt, F. Rahman, U. Baduruthamal // Desalination. – 1995. – Т. 103, № 3. – С. 189-198.

19.	Cambier P. Infrared study of goethites of varying crystallinity and particle size: I. Interpretation of OH and lattice vibration frequencies / P. Cambier // Clay Minerals. – 1986. – Т. 21. – С. 191-200.

20.	Chujo Y. Organic—inorganic hybrid materials / Y. Chujo // Current Opinion in Solid State and Materials Science. – 1996. – Т. 1, № 6. – С. 806-811. – ISSN 1359-0286.

21.	Clack Corporation Birm // Birm Technical Information. – [б.м.] : Clack Corp., 2012.

22.	Clack Corporation Manganese Greensand // MGS Technical Information. – [б.м.] : Clack Corp., 2012.

23.	Clack Corporation MTM // MTM Techical Information. – [б.м.] : Clack Corp., 2012.

24.	Clack Corporation Pyrolox // Pyrolox Technical Information. – [б.м.] : Clack Corp., 2010.

25.	Cornelissen E. Selection of anionic exchange resins for removal of natural organic matter fractions / E. Cornelissen, N. Moreau, W. Siegers, A. Abrahamse, L. Rietveld, A. Grefte, // Water Research. – 2008. – Т. 42. – С. 413-423.

26.	Cornell R. The Iron oxides: Structure, Properties, Reactions, Occurences and Uses / R. Cornell, U.Schwertmann. – Weinheim : Wiley-VCH, 2003. – 9783527606443 3527606440.

27.	Cortina J. Ion Exchange and Solvent Extraction / J. Cortina, A. Warshawsky. – New Yourk : Marcel Dekker, 1997.

28.	Cox C. Operation and Control of Water Treatment Processes // WHO Guideline. – [б.м.] : WHO, 1964. – С. 209-218.

29.	Crou J. Removal of Hydrophobic and Hydrophilic Constituents by Anion Exchange Resin / Crou J. et al.// Water Science and Technology. – 1999. – Т. 40, № 9. – С. 207-214. – ISSN 0273-1223.

30.	Cumbal L. Polymer supported inorganic nanoparticles: characterization and environmental applications / L. Cumbal, D. Greenlaf, A. SenGupta // Reactive & Functional Polymers. – 2003. – Т. 54. – С. 167-180.

31.	Dardel F. Separation Technologies: Ion Exchange. Principles and Applications / F. Dardel, T. Arden // Technical Guide. – [б.м.] : Rohm&Haas, 1995. – Т. 14.

32.	DeMarco M. Arsenic removal using a polymeric/inorganic hybrid sorbent / M. DeMarco, A. SenGupta,J. Greenleaf // Water Research. – 2003. – Т. 37. – С. 164-176.

33.	Dorfner K. Ion Exchangers / K. Dorfner. – [б.м.] : De Gruyter, Walter, Inc., 1990. – ISBN 9783110103410.

34.	Dow Chemica Corp. ADSORPSIA As500 Titanium Based Media // Product information. – [б.м.] : DOW, 2011.

35.	Dzombak D. Complexation Modeling. Hydrous Ferric Oxide / D. Dzombak, F. Morel. – New York : Wiley, 1990.

36.	Elsevier Hybrid Materials 2011 // Proceedings of Second International Conference on Multifunctional, Hybrid and Nanomaterials. – Strasbourg : Elsevier, 2011.

37.	EN 1186 Food Contact Regulatory Services // Migration Testing for Food Contact Materials. – 2005. – European Comission.

38.	Ferguson C. Biotechnology in Minerals and Metal Processing / C. Ferguson, M. Peterson, T. Jeffers ; ред. B. Scheiner, F. Doyle, S. Kawatra. – Littleton : Society of Mining Engineers, 1989.

39.	Ferguson J. Review of arsenic cycle in natural waters / J. Ferguson, J. Gavis // Water Research. – 1972. – Т. 6. – С. 1259-1274.

40.	Flynn C. M. Hydrolysis of inorganic iron (III) salts / C. M. Flynn // Chemical Reviews. – 1984. – Т. 84. – С. 31-41.

41.	Ford T. Future needs and priorities for drinking water and health  // Encyclopedia of Life Support Systems / T. Ford. – [б.м.] : UNESCO, 2010. – Т. 1.

42.	Fryxell G. Environmental applications of nanomaterials. Synthesis, sorbents and sensors : в 3 томах / G. Fryxell ; edited by G. Fryxell, G. Cao. – Washington : Washington University, 2007. – Т. 1. – 526 p. – ISBN 978-1-86094-6622.

43.	Fu P. Removing Aquatic Organic Substances by Anion Exchange Resins / P. Fu, J. Symons // Journal AWWA. – 1990. – Т. 82, № 10. – С. 70-77. – ISSN 2164-4535.

44.	Furukawa T. Effect of complexation with humic substances on diffusion of metal ions in water / T. Furukawa , Y. Takahashi // Chemosphere. – 2008. – Т. 73. – С. 1272-1278.

45.	Gao K. Interaction between peat, humic acid and aqueous metal ions / K. Gao et al.// Environmental Geochemistry and Health. – 1999. – Т. 21, № 1. – С. 13-26. – ISSN 1573-2983.

46.	Gomez-Romero P. Functional Hybrid Materials / P. Gomez-Romero, C. Sanchez. – Weinheim : Wiley-VCH, 2004. – ISBN 9783527304844.

47.	Gotlieb M. The reversible removal of naturally occurring organics using resins regenerated with sodium chloride / M. Gotlieb // Ultrapure Water. – 1996. – Т. Nov. – С. 53-58. – ISSN 0747-8291.

48.	Gustafson R. Adsorption of Organic Ions by Anion Exchange Resins / R. Gustafson, J. Lirio // Industrial & Engineering Chemistry Product Research and Development. – 1968. – Т. 7, № 2. – С. 116-120. – ISSN 0196-4321.

49.	Hänninen K. Anaerobic degradation of aromatic compounds in humification / K. Hänninen // Advances in Natural Organic Matter and Humic Substances Research. – Tenerife, Canary Islands : IHSS, 2008-2010. – Т. 2. – С. 347-350.

50.	Hauer G. Iron and carbon dioxide removal / G. Hauer // Journal AWWA. – 1950. – Т. 42. – С. 555-561.

51.	Hering J. Arsenic occurrence and speciation in municipal ground-water-based supply system /J. Hering, Chiu van Q // Journal of Environmental Engineering. – 2000. – Т. 126, №5. – С. 471-474.

52.	Hoell W. Mechanisms of Arsenic Removal From Water / W. Hoell // Proceedings of The International Congress on Production of Safe Water. – Izmir, Turkey : Belediyesi, 2009.

53.	Holbein B. Immobilization of metal-binding compounds  // Biosorption of Heavy Metals / B. Holbein ; edited by B. Volesky. – Boca Raton : CRC Press, 1990.

54.	Hongve D. Experiences from Operation and Regeneration of an Anionic Exchanger for Natural Organic Matter (NOM) Removal / D. Hongve et al.// Water Science and Technology. – 1999. – Т. 40, № 9. – С. 215-222. – ISSN 0273-1223.

55.	Humbert H. Performance of selected anion exchange resins for the treatment of a high DOC content surface water / H. Humbert et al. // Water Research. – 2005. – Т. 39, №9. – С. 1699-1708. – ISSN 0043-1354.

56.	Humphrey J. Separation technologies: Advances and priorities / J. Humphrey, A. Seibert, R. Koort ; Humphrey (J.L.) and Associates, Austin, TX (USA). – Washington : ECD, 2001.

57.	International Consultants Inc. Technologies and costs for removal of arsenic from drinking water . – [б.м.] : EPA, 2005. – EPA 815-R-00-028.

58.	Jain A.K. Data Clustering: A Review / Jain A.K., Flynn P.J. – [б.м.] : ACM Comp. Surv., 1999.

59.	Jada A. Surface charge and adsorption from water onto quartz sand of humic acid / A. Jada, R. Akbour, J. Douch // Chemosphere. – 2006. – Т. 64. – С. 1287-1295.

60.	Jain A. Arsenite and arsenate adsorption on ferrihydrite: Surface charge reduction and net OH- release stoichiometry / A. Jain, K. Raven, R. Loeppert // Environmental Science Technology. – 1999. – Т. 33. – С. 1179-1184.

61.	Johnson R. Safe Water Technology for Arsenic Removal  // Technologies for Arsenic Removal from Drinking Water / R. Johnson, H. Heijnen ; edited by Feroze A.. – Mati ar Manush : [б.н.], 2001.

62.	JoMC Special Issue on Hybrid Materials // Journal of Material Chemistry. – 2005. – Т. 15. – С. 3543-3986.

63.	Joo J. Association of humic acid with metal (hydr)oxide-coated sands at solid-water interfaces / J. Joo, C. Shackelford, K.Reardon // Journal of Colloid and Interface Sc. – 2008. – Т. 317. – С. 424-433. – ISSN 0021-9797.

64.	Kabay N. Removal of chromate by solvent impregnated resins (SIRs) stabilized by coating and chemical crosslinking. I. Batch-mode sorption studies / N. Kabay, M. Ardab, A. Trochimczukc, M. Streat// Reactive and Functional Polymers. – 2004. – Т. 59, № 1. – С. 9-14.

65.	Kauczor H. Structure and properties of levextrel resins / H. Kauczor,  A. Meyer // Hydrometallurgy. – 1978. – Т. 3, №1. – С. 65-73.

66.	Kickelbick G. Hybrid materials: synthesis, characterization, and applications / G. Kickelbick. – [б.м.] : Wiley-VCH, 2007. – ISBN 3527312994, 9783527312993.

67.	Kinniburgh D. Predominance and mineral stability diagrams revisited / D. Kinniburgh, D. Cooper // Environmental Science & Technology. – 2004. – Т. 38. – С. 3641-3648.

68.	Kislenko V. Treatment of humic acids with ferric, aluminum, and chromium ions in water / V. Kislenko, L. Oliynyk// Journal of Colloid and Interface Science. – 2004. – Т. 269, № 2. – С. 388-393. – ISSN 0021-9797.

69.	Kotova D.L. Hydration properties of KU-2x8 cationite saturated with aromatic amino acids / D.L. Kotova, T.A. Krysanova, V.F. Selemenev, D.S. Beilina // Russian Journal of Physical Chemistry A. – [б.м.] : Pleiades Publishing, 2001. – Т. 75, № 11. – ISSN 0036-0244.

70.	Lai C. Removal of metal ions and humic acid from water by iron-coated filter media / C. Lai, C. Chen // Chemosphere. – 2001. – Т. 44, №5. – С. 1177-1184. – ISSN 0045-6535.

71.	Lalvani S. Removal of hexavalent chromium and metal cations by a selective and novel carbon adsorbent / S. Lalvani et al.// Carbon. – 1998. –: Т. 36, №7-8. – С. 1219-1226. – ISSN 0008-6223.

72.	LanXESS Product Information // Lewatit FO 36. – [б.м.] : Lanxess Deutschland, 2011.

73.	Lightfoot E. Bioseparations / E. Lightfoot, J. Moscariello // Biotechnology and Bioengineering. – 2004. – Т. 87, № 3. – С. 259-273. – ISSN 1097-0290.

74.	Maletskyi Z. Hybrid sorbents based on exhausted anion exchange resins for iron removal. / Z. Maletskyi, T. Mitchenko, W. Höll, N. Makarova, M. Sus // Proceedings of the Desalination for the Environment Conference. – Baden-Baden, Germany : EDS, 2009. – С. 54-55.

75.	Maletskyi Z. Eliminating Arsenic from RO concentrates by the reuse of anion exchange resins. / Z. Maletskyi, T. Mitchenko, N. Makarova, E. Shevchuk // Proceedings of the International Conference EuroMed 2010. – Tel Aviv, Israel : EDS, 2010. – С. 85-87.

76.	Maletskyi Z. Formation and properties of hybrid sorbents based on anion exchange resins and humic substances / Z. Maletskyi, Т. Mitchenko, N. Makarova, W. Hoell // Scientific notes of National Kiev Mohyla Academy. Chemical technologies and science. – Kiev : NaUKMA, 2010. – Т. 92. – С. 69-75.

77.	Maletskyi Z. Arsenic monitoring in natural waters / Z. Maletskyi, Y. Kolomiets, I. Golub // Proceedings of The International Conference of young scientists on Chemistry and Chemical Technology. – Dnepropetrovsk : DNCTU, 2011.

78.	Manias E. Multifunctional Polymer/Inorganic Nanocomposites / Manias E. и др.; Department of materials science and engineering,; Pennsylvania State University. – Pentagon : Storming Media, 2003. – A945924.

79.	Marinsky J. Unified physicochemical description of the protonation and metal ion complexation equilibria of natural organic acids (humic and fulvic acids). 1. Analysis of the influence of polyelectrolyte properties on protonation equilibria in ionic media / J. Marinsky, J. A Ephraim // Environmental Science and Technology. – 1986. – Т. 20, № 4. – С. 349-354. – ISSN 0013-936X.

80.	McCarthy J. Interactions between polycyclic aromatic hydrocarbons and dissolved humic material: binding and dissociation / J. McCarthy, B. Jimenez // Environmental Science and Technology. – 1985. – Т. 19, № 11. – С. 1072-1076. – ISSN 1520-5851.

81.	McMeen C. NOM Removal by Slow Sand Filtration Through Iron Oxide-Coated Olivine / C. McMeen, M.Benjamin // Journal AWWA. – 1997. – Т. 89, № 2. – С. 57-71. – ISSN 2164-4535.

82.	McNeil L. Soluble arsenic removal at water / L. McNeil, M. Edwards // Journal of American Water Works Association. – 1995. – Т. 87, №4. – С. 105-114.

83.	Mitchenko T. Postolov L. // Proceedings of the 1995 International Conference on Ion Exchange. – Tokyo : [б.н.], 1995. – С. 503.

84.	Mitchenko T. Development of Novel Multifunctional Sorbents on a Basis of Ion Exchange Resin Exhausted in Processes of Water demineralization / T. Mitchenko, N. Makarova, H. Shevchuk // Journal of Ion Exchange. – Tokyo : Japan Association of Ion Exchange, 2007. – Т. 18. – С. 412-417. – ISSN 0915-860X.

85.	Moreno-Garrido I. Cu and Zn accumulation by calcium alginate immobilized marine microalgal cells of Nannochloropsis gaditana (Eustigmatophyceae) / Moreno-Garrido I. et al.// Ciencias Marinas. – 2002. – Т. 28, № 1. – С. 107-119. – ISSN 0185-3880.

86.	Muraviev D. Stabilization of solvent-impregnated resin capacities by different techniques / D. Muraviev, L. Ghantous, M. Valiente // Reactive and Functional Polymers. – 1998. – Т. 38, № 2-3. – С. 259-268. – ISSN 1381-5148.

87.	Muraviev D. Nanocomposite with bactericide activity  / D. Muraviev, J. Mas, M. Munoz, A. Alonso : P200900648. – Spain, April 2009.

88.	Murphy E. Interaction of Hydrophobic Organic Compounds with Mineral-Bound Humic Substances / Murphy E. et al.// Environmental Science Technology. – 1994. – Т. 28, № 7. – С. 1291-1299. – ISSN 1520-5851.

89.	Nakajima A. Recovery of uranium by tannin immobilized on agarose / A. Nakajima, T. Sakaguchi // Journal of Chemical Technology and Biotechnology. – 1987. – Т. 40, № 4. – С. 223-232. – ISSN 1097-4660.

90.	NATO Security through Science Series - C: Environmental Security Combined and Hybrid Adsorbents / edited by J. Loureiro, M. T. Kartel. – [б.м.] : Springer, 2005. – ISBN 978-1-4020-5172-2.

91.	O'Connor J. Iron removal using magnesium oxide / J. O'Connor, B. Benson // Journal of Sanitary Engineering Division ASCE. – 1970. – Т. 96. – С. 1335-1348.

92.	Onganer Y. Adsorption Dynamics of Fe(III) from Aqueous Solutions onto Activated Carbon / Y. Onganer, C. Temur // Journal of Colloid and Interface Science. – 1998. – Т. 205, № 2. – С. 241-244.

93.	Oregon Department of Human Services Health effects information. Arsenic / Office of Environmenta Public Health. – Oregon : ODHS, 2002.

94.	Perdue E. M. Acidic Functional Groups of Humic Substances  // Humic substances in soil, sediment and water / E. M. Perdue ; edited by Aiken G. R. et al.. – New York : [s.n.], 1985.

95.	Perminova I. V. Molecular weight characteristics of humic substances from different environments as determined by size exclusion chromatography and their statistical evaluation / I. V. Perminova et al. // Environmental Science and Technology. – 2003. – Т. 37. – С. 2477-2485. – ISSN 0013-936X.

96.	Ping L. Entropy-driven selective ion exchange for aromatic ions and the role of cosolvents / L. Ping, A. SenGupta // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. – 2001. – Т. 191, № 1-2. – С. 123-132. – ISSN 0927-7757.

97.	Potter B. B. Determination of total organic carbon and specific UV absorbance at 254 nm in source water and drinking water / B. B. Potter, J. C. Wimsatt // EPA Method 415.3. – [б.м.] : USEPA, February 2005. – 1.1. – EPA/600/R-05/055.

98.	Purolite Product Data Sheet // ArsenXnp for potable water. – [б.м.] : Purolite, 2007.

99.	Ravenscroft P. Arsenic Pollution: A Global Synthesis / P. Ravenscroft, H. Brammer, K. Richards. – [б.м.] : John Wiley & Sons, 2011. – ISBN 1444355465, 9781444355468.

100.	Rees W. Ecological footprints and appropriated carrying capacity: what urban economics leaves out / W. Rees // Environment & Urbanization. – 1992. – Т. 4, № 2. – С. 121-130. – ISSN 1746-0301.

101.	Rice J.A. Statistical evaluation of the elemental composition of humic substances / J.A. Rice, P. MacCarthy // Organic Geochemistry. – 1991. – Т. 17, № 5. – С. 635-648. – ISSN 0146-6380.

102.	Russell A. Mbeki in pledge on energy crisis [Электронный ресурс] / Alec Russell // www.ft.com. Financial Times. – 9 February 2008. – 16 August 2011. – Режим доступа к журналу : http://www.ft.com/intl/cms/s/0/660d00cc-d6b0-11dc-b9f4-0000779fd2ac.html#axzz1Z5DTzTKx.

103.	Saha K. C. Arsenic poisoning from groundwater in West Bengal / K. C. Saha // Breakthrough. – 1998. – 4 : Т. 7. – С. 5-14.

104.	Schmitt P. Flocculation of humic substances with metal ions as followed by capillary zone electrophoresis / Schmitt P. et al.// Fresenius Journal of Analytical Chemistry. –1996. – Т. 354, № 7-8. – С. 915-920. – ISSN 1432-1130.

105.	Schnitzer M. Humic substances in the environment / M. Schnitzer, S. U. Khan. – New York : Marcel Dekker, 1972. – С. 12-17. – ISBN 0824716140.

106.	Schulten H. R. A State of the Art Structural Concept for Humic Substances / H. R. Schulten, M. Schnitzer // The Science of Nature. – [б.м.] : Springer-Verlag, 1993. – Т. 80. – С. 29-30. – ISSN 0028-1042.

107.	SenGupta A. Method of manufacture and use of hybrid anion exchanger for selective removal of contaminating ligands from fluids  / A. SenGupta, L. Cumbal : US 2005/0156136 A1. – USA, 21 July 2005.

108.	Sharma S. K. Adsorptive Iron Removal from Groundwater : Dissertation submitted in fulfillment for the Degree of Doctor. – Delft : Swets & Zeitlinger, 2001. – ISBN 9054104309.

109.	Sharp K. Inorganic/organic hybrid materials / K. Sharp // Advanced Materials. – 1998. – Т. 10. – С. 1243-1248.

110.	Sickles R. The New Palgrave Dictionary of Economics / Robin Sickles. – [б.м.] : Palgrave Macmillan, 2008.

111.	Sih B. Metal nanoparticle-conjugated polymer nanocomposites / B. Sih, M. Wolf // Chemical Communication. – 2005. – С. 3375-3384.

112.	Sirichote O. Adsorption of Iron (III) ion on activated carbons obtained from bagasse, pericarp of rubber fruit and coconut shell / O. Sirichote, W. Innajitara, L. Chuenchom // Songklanakarin Journal of Science and Technology. – 2002. – Т. 24. – С. 235-242.

113.	Smedley P.L. Kinniburgh D.G. A review of the source, behaviour and distribution of arsenic in natural waters / P.L. Smedley, D.G. Kinniburgh // Applied Geochemistry. – 2002. – Т. 17. – С. 517-568.

114.	Spectroscopic Tools [Электронный ресурс] // Science and Fun. – Mambasana. – 27 ноябрь 2001. – Режим доступа к журналу :

http://www.science-and-fun.de/tools/

115.	Stark P. Competitive metal binding to a silicate-immobilized humic material / P. Stark, G. Rayson // Journal of Hazardous Materials. – 2007. – Т. 145. – С. 203–209.

116.	Stark P. Comparisons of metal-ion binding to immobilized biogenic materials in a flowing system / P. Stark, G. Rayson // Advances in Environmental Research. – 2000. – Т. 4, № 2. – С. 113-122. – ISSN 1093-7927.

117.	Suzuki T. Preparation of porous resin loaded with crystalline hydrous zirconium oxide and its application to the removal of arsenic / T. Suzuki, J. Bomani, H. Matsunaga, T. Yokoyama // Reactive & Functional Polymers. – 2000. – Т. 43. – С. 165–172.

118.	Tan Y. Dissolved organic matter removal and disinfection byproduct formation control using ion exchange / Y. Tan et al.// Desalination. – 2005. – Т. 176, № 1-3. – С. 189-200. – ISSN 0011-9164.

119.	Tan Y. Factors affecting selectivity during dissolved organic matter removal by anion-exchange resins / Y.Tan, J. Kilduff // Water Research. – 2007. – Т. 41. – С. 4211-4221.

120.	Tedlife Pakistan's PM announces energy policy to tackle crisis [Электронный ресурс] / Jeremy Tedlife // www.bbc.com.uk. – BBC, 22 April 2010. – 15 August 2011. – Режим доступа к журналу :

http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8637454.stm.

121.	Tollenson J. Energy crisis upsets platinum market / Joeff Tollenson // Nature. – 2008. – Т. 451. – С. 877.

122.	Tombacz E. The role of reactive surface sites and complexation by humic acids in the interaction of clay mineral and iron oxide particles / E. Tombacz et al.// Organic Geochemistry. – 2004. – Т. 35. – С. 257-267.

123.	Trochimczuk A. Stabilization of solvent impregnated resins (SIRs) by coating with water soluble polymers and chemical crosslinking / A. Trochimczuk. N. Kabay, M. Arda, M. Streat // Reactive and Functional Polymers. – 2004. – Т. 59, № 1. – С. 1-7.

124.	Wang L. Chronic arsenism from drinking water in some areas of Xinjiang, China  / L. Wang, J. Huang ; edited by O. Jerome // Arsenic in the Environment. – Nriagu : [б.н.], 1994. – Т. 2.

125.	Warshawsky A. Extraction with Solvent-Impregnated Resins / A. Warshawsky // Ion Exchange and Solvent Extraction. – New York : New York, 1981. – Т. 8.

126.	Warshawsky A. Impregnated resins for extraction of metals and precesses of production and use thereof  / A. Warshawsky : 4220726. – USA, 2 September 1980.

127.	Weinberg E. D. Iron loading and disease surveillance / E. D. Weinberg // Emerging Infectious Diseases. – 1999. – Т. 5, № 3.

128.	WHO Arsenic and arsenic compounds . – Vammala, Finland : World Health Organization, 2001. – ISBN 92 4 157224 8.

129.	WHO Arsenic in Drinking-water . – Geneva : World Health Organization, 2003.

130.	Zagorodni A. A. Infrared spectroscopy of ion exchange resins: chemical deterioration of the resins / A. A. Zagorodni, D. L. Kotova, V. F. Selemenev // Reactive & Functional Polymers. – 2002. – 53. – С. 157-171. – ISSN 1381-5148.

131.	Zagorodni A. Ion Exchange Materials. Properties and Applications / A. A. Zagorodni. – Amsterdam : Elsevier, 2007. – ISBN 978-0-08-044552-6.

132.	Ионный обмен и иониты / Академия наук СССР ; ред. Г. В. Самсонов и Н. И. Никитина. – Ленинград : Наука, 1970.

133.	Аллер Л. Распространенность химических элементов / Л. Аллер. – Москва : Недра, 1963.

134.	Анисимова М. А. Детоксицирующая способность почв и выделенных из них гуминовых кислот по отношению к гербицидам // Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Анисимова М. А.. – Москва : МГУ, 1997. – УДК 632.954:631.417.

135.	Беликов С. Е. Водоподготовка: справочник / С. Е. Беликов. – Москва : Аква-Терм, 2007.

136.	Беляков В. Н. Катионообменная способность наноматериалов, включающих катионообменную смолу и гидрофосфат циркония / В. Н. Беляков и др.// Доповіді Національної Академії Наук України. – 2011. – № 3. – С. 134-140. – ISBN 1025-6415.

137.	Уменьшение содержания мышьяка в целях обеспечения безопасности грунтовых вод. / ВОЗ Исполнительный комитет ; Доклад секретариата Всемирной организации здравоохранения на 118-й сессии, п.5.4 повестки дня, EB118/14. . – Женева, Швейцария : Всемирная организация здравохранения, 2006.

138.	Гельферих Ф. Иониты. Основы ионного обмена / Ф. Гельферих ; ред. Черноброва С. ; перев. Ф. Белинский. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1962.

139.	Гомеля И. Н. Натрий-катионное умягчение воды в присутствии ионов железа / И. Н., Гомеля Ю. А. Омельчук и В. М. Радовенчик// Хімічна інженерія, екологія та ресурсозбереження. – 2008. – Т. 1, № 1. – С. 67-70.

140.	Иониты. Подготовка к испытанию : ГОСТ 10896-78.

141.	Иониты. Методы физико-химических испытаний. Метод определения содержания влаги : ГОСТ 10898.1-84.

142.	Иониты. Методы физико-химических испытаний. Метод определения удельного объема : ГОСТ 10898.4-84.

143.	Иониты. Методы определения гранулометрического состава : ГОСТ 10900-84.

144.	Иониты. Методы определения осмотической стабильности : ГОСТ 17338-88.

145.	Методы определения обменной емкости : ГОСТ 20255.1-89.

146.	Смолы ионообменные. Аниониты : ГОСТ 20301-87.

147.	Воды минеральные питьевые лечебные, лечебно-столовые и природные столовые. Метод определения перманганатной окисляемости : ГОСТ 23268.12-91 ГОСТ 23268.12-91. – 1991.

148.	Вода питьевая. Методы измерения массовой концентрации общего железа : ГОСТ 4011-72.

149.	Гречищева Н. Ю. Взаимодействие гумусовых кислот с полиядерными ароматическими углеводородами: химические и токсикологические аспекты // Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук / Н. Ю. Гречищева. – Москва : МГУ, 2000. – УДК 547.992.2.

150.	Гришаева О. В. Последовательность в интерпретации ИК-спектров органических соединений / О. В. Гришаева, А. С. Сухих и О. В. Маслюк // Сборник тезисов IV Международного студенческого форума 2012. – Москва : РАЕ, 2012.

151.	Зубакова Л. Синтетические ионообменные материалы / Л. Зубакова, А. Тевлина, А. Даванков. – Москва : Химия, 1978. – УДК 661.183.1:678.

152.	Касьяненко Е. И. Сорбция и десорбция гумусовых веществ природных вод анионитами макропористой, изопористой и гелевой структуры / Е. И. Касьяненко, К. М. Салдадзе, А. Пашков // Материалы Всесоюзной научно-технической конференции по применению ионообменных материалов. – Москва : НИИТЭХИМ, 1973. – С. 10.

153.	Клименко Н. А. Применение анионитов Варион в качестве скевенджеров в технологических схемах обессоливания днепровской воды для ТЭС / Н. А. Клименко и др.// Химия и технология воды. – 1998. – Т. 20, № 5. – С. 509-522. – ISSN 0204-3556.

154.	Кокотов Ю. Иониты и ионный обмен / Ю. Кокотов. – Ленинград : Химия, 1980. – УДК 541.183.12.

155.	Крайнов С. Р. Геохимия подземных вод хозяйственно-питьевого назначения / С. Р. Крайнов, В. М. Швец. – Москва : Недра, 1987.

156.	Крайнов С. Р. Геохимические типы железосодержащих подземных вод с околонейтральной реакцией / С. Р. Крайнов, Г. А. Соломин, И. В. Василькова // Геохимия. – 1982. – № 3. – С. 400-419.

157.	Кульский Л. А. Технология очистки природных вод / Л. А. Кульский и П. П. Строкач. – Киев : Высшая школа, 1986.

158.	Кунин Р. Ионообменные смолы / Р. Кунин ; ред. Г. С. Петров; перев. А. Л. Козловский. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1952.

159.	Лурье Ю. Ю. Справочник по аналитической химии / Ю. Ю. Лурье. – Москва : Химия, 1989.

160.	Мальцева Т. В. / Т. В. Мальцева и др.// Наносистемы, наноматериалы, нанотехнологии. – 2005. – Т. 3, № 4. – С. 967-972.

161.	Милановский Е. Ю. Гумусовые вещества как система гидрофобно-гидрофильных соединений // Диссертация в виде научного доклада на соискание ученой степени доктора биологических наук / Милановский Е. Ю.. – Москва : МГУ, 2006.

162.	Митченко Т. Е. Удаление гумусовых веществ из подпиточной воды пароводяного тракта энергоблока промышленными органопоглотителями / Т. Е. Митченко и др. // Энергетика и электрификация. – 2000. – № 8. – С. 19-23. – ISSN 0424-9879.

163.	Мітченко Т. Є. и Макарова Н. В. Утилізація відпрацьованих аніонообмінних смол в процесах очистки вод від шкідливих домішок : Заключний звіт по договору №ДП/160-2003 / НТУУ "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006.

164.	Державні санітарні норми та правила "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною" / МОЗ України – 2010. – ДСанПіН 2.2.4-171-10.

165.	Никашина В. А. Органоминеральный ионообменник для очистки и обеззараживания воды и способ его получения  / В. А. Никашина и др.: 2050971. – Россия, 27 12 1995.

166.	Орлов Д. С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации / Д. С. Орлов. – Москва : МГУ, 1990. – 5211009347.

167.	Орлов Д. С. Гуминовые кислоты: функции и особенности строения / Д. С. Орлов, С. Н. Чуков // Материалы IV съезда Докучаевского общества почвоведов. – Новосибирск : Новосибирский университет, 2004. – Т. 1. – С. 323.

168.	Орлов Д. С. Свойства и функции гуминовых веществ  // Гуминовые вещества в биосфере / Д. С. Орлов. – Москва : Наука, 1993. – ISBN 5-02-003828.

169.	Орлов Д. С. Химия почв / Д. С. Орлов. – Москва : МГУ, 1992. – 259c.

170.	Перминова И. В. Анализ, классификация и прогноз свойств гумусовых кислот // Диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук / И. В. Перминова. – Москва : МГУ, 2000.

171.	Полянский Н. Г. Методы исследования ионитов / Н. Г. Полянский, Г. В. Горбунов и Н. Л. Полянская. – Москва : Химия, 1976. – УДК 541.183.12:678.6/7.

172.	Рубин А. Б. Биофизика : в 2 томах/ А. Б Рубин ; ред. В. Дубнова. – Москва : МГУ, 2004. – Т. 1. – ISBN 5-211-06109-8.

173.	Рябчиков Б. Е. Современные методы подготовки воды для промышленного и бытового использования / Б. Е. Рябчиков. – Москва : ДеЛи-Принт, 2004. – 328 с.

174.	Салдадзе К. М. Комплексообразующие иониты (комплекситы) / К. М. Салдадзе и В. Д. Копылова-Валова. – Москва : Химия, 1980.

175.	Седов И. А. Новый подход к термодинамическому анализу энергии Гиббса гидратации неэлектролитов // Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук : 02.00.04 / И. А. Седов. – Казань : [б.н.], 2009. – ISBN 04200912002.

176.	Селеменев В. Ф. Практикум по ионному обмену / В. Ф. Селеменев и др.. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2004. – ISBN 5-9273-0564-4.

177.	Семушин А. М. Инфракрасные спектры поглощения ионообменных материалов / А. М. Семушин, В. А. Яковлев, Е. В. Иванова; ред. Исаева Л. Н.. – Ленинград : Химия, 1980. – УДК 541.183.12:535.34(031).

178.	Славинская Г. В. Фульвокислоты природны вод / Г. В. Славинская, В. Ф. Селеменев. – Воронеж : Воронежский университет, 2001. – УДК 541.183; 631.

179.	Тамазашвили А. Т. Влияние ионов железа на эффективность натрий-катионного умягчения воды на катионите КУ-2-8 / А. Т. Тамазашвили, А. В. Ястремская, А. Д. Крысенко // Збірка тез міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство". – Киев : НТУУ "КПИ", 2010. – стр. 269-270.

180.	Фрог Б. Н. Водоподготовка / Б. Н. Фрог, А. П. Левченко. – Москва : МГУ, 1996.

181.	Янсен С. Влияние органических веществ на процесс обессоливания воды / С. Янсен. – Москва : [б.н.], 1961.

Для заказа доставки работы

воспользуйтесь поиском на сайте http://www.mydisser.com/search.html