Володин Владимир Владимирович. Самоуплотняющиеся мелкозернистые бетоны с модификаторами на основе термоактивированных глинистых и карбонатных пород;[Место защиты: ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет архитектуры и строительства»], 2023

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский

государственный университет им. Н.П. Огарёва»

ВОЛОДИН ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

САМОУПЛОТНЯЮЩИЕСЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫЕ БЕТОНЫ

С МОДИФИКАТОРАМИ НА ОСНОВЕ ТЕРМОАКТИВИРОВАННЫХ

ГЛИНИСТЫХ И КАРБОНАТНЫХ ПОРОД

2.1.5. Строительные материалы и изделия

Диссертация на соискание ученой степени

кандидата технических наук

Научный руководитель: доктор технических наук, профессор Низина Татьяна Анатольевна

Саранск 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	 6

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ НАУЧНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О МО-ДИФИЦИРОВАННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ БЕТОНАХ	 15

1.1	Процессы гидратации, структурообразования и твердения цемент¬ных систем	 15

1.2	Виды модификаторов цементных бетонов. Классификация и функ¬циональное назначение	 18

1.3	Опыт и перспективы применения термоактивированных глин в це¬ментных композитах и бетонах на их основе 	 22

1.4	Анализ минерально-сырьевой базы Республики Мордовия	 28

1.5	Выводы по главе 1	 30

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ	 33

2.1	Применяемые материалы и их свойства	 33

2.2	Методы исследований и применяемое оборудование	 39

2.3	Планирование эксперимента и статистический анализ результатов 46

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ЦЕМЕНТНЫХ КОМПО¬ЗИТОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДОБАВКАМИ ТЕРМОАКТИ¬ВИРОВАННЫХ ПОЛИМИНЕРАЛЬНЫХ ГЛИНИСТЫХ ПОРОД . .	49

3.1	Анализ химического и минерального состава полиминеральных

глин Республики Мордовия 	 49

3.2	Влияние технологических параметров на показатели минеральных

добавок, получаемых на основе термоактивированных полиминеральных глинистых пород Никитского и Старошайговского месторождений		55

3.2.1	Влияние длительности помола на величину удельной поверхно¬сти порошков глин 	 55

3.2.2	Исследование физико-химических процессов, протекающих при

термообработке глин 	 56

3.2.3	Анализ гранулометрического состава порошков термоактивиро¬ванных глин 	 58

3.2.4	Водопотребность и водоудерживающая способность цементного теста с добавками термоактивированных глин	 60

3.3	Оценка изменения пуццолановых свойств глинистых пород Старо-

шайговского месторождения в зависимости от режима термической ак¬тивации 	 62

3.3.1	Исследование физико-механических свойств модифицирован¬

ного цементного камня с минеральными добавками на основе термоакти¬вированной Старошайговской глины	 62

3.3.2	Оптимизация режимов термообработки глинистых пород Старо-

шайговского месторождения для получения смешанных цементных вя¬жущих с комплексом улучшенных свойств	 78

3.4	Исследование активности смешанного цементного вяжущего с до¬

бавками глин Никитского и Старошайговского месторождений после термической обработки	 92

3.5	Индекс активности минеральных добавок на основе полиминераль¬ных глин Республики Мордовия после термической обработки	 95

3.6	Выводы по главе 3	 98

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДОБАВОК КАРБОНАТ¬НЫХ ПОРОД, ТЕРМОАКТИВИРОВАННЫХ ГЛИН И ТЕРМОАК-ТИВИРОВАННЫХ СМЕСЕЙ ГЛИН И КАРБОНАТНЫХ ПОРОД

НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНЫХ КОМПОЗИТОВ	 101

4.1	Влияние технологических параметров получения минеральных до¬бавок на основе карбонатных пород 	 101

4.1.1	Анализ химического и минерального состава карбонатных пород

Республики Мордовия	 102

4.1.2	Влияние длительности помола на величину удельной поверхно¬сти порошков карбонатных пород	 104

4.1.3	Водопотребность и водоотделение цементного теста с минераль¬ными добавками на основе карбонатных пород	 105

4.1.4	Анализ гранулометрического состава порошков карбонатных по¬род с учетом принятой длительности помола	 106

4.1.5	Исследование физико-химических процессов, протекающих при

термообработке карбонатных пород	 108

4.1.6	Активность цементного вяжущего с минеральными добавками на основе карбонатных пород	 109

4.2 Анализ технологических параметров получения активных мине¬ральных добавок на основе термоактивированных смесей глинистых и карбонатных пород	 110

4.2.1	Влияние температуры обжига смесей глинистых и карбонатных

пород на активность смешанного цементного вяжущего	 110

4.2.2	Исследование физико-химических процессов, протекающих при

совместной термообработке смесей глинистых и карбонатных пород . . .	112

4.2.3	Активность смесей полиминеральных глин и известняка Атемар-

ского месторождения Республики Мордовия после термической обра¬ботки 	 115

4.3	Исследование физико-химической и реотехнологической эффек¬

тивности цементных систем с минеральными добавками на основе гли¬нистых и карбонатных пород	 116

4.3.1	Отбор пластифицирующих добавок для разработки самоуплотня¬ющихся мелкозернистых бетонных смесей	 116

4.3.2	Исследование кинетики ранних стадий твердения цементных си¬

стем с минеральными добавками на основе термоактивированных глини¬стых и карбонатных пород	 118

4.3.3	Влияние водотвердого отношения и дозировок суперпластифика¬

тора на подвижность цементного теста с минеральными добавками на ос¬нове глинистых и карбонатных пород	 121

4.3.4	Влияние дозировок минеральных добавок на основе глинистых и

карбонатных пород на подвижность цементного теста и физико-механи¬ческие свойства цементного камня	 126

4.3.5	Фазовый состав цементного камня с минеральными добавками на

основе глинистых и карбонатных пород	 133

4.4	Исследование сульфатостойкости цементных бетонов, модифици-рованных минеральными добавками на основе глинистых и карбонатных пород 	 141

4.5	Определение оптимального содержания добавок на основе термо¬

активированных глин и термоактивированных смесей глин и карбонат¬ных пород в составе смешанного цементного вяжущего	 153

4.6	Выводы по главе 4	 154

ГЛАВА 5. ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА САМОУПЛОТ-НЯЮЩИХСЯ МЕЛКОЗЕРНИСТЫХ БЕТОННЫХ СМЕСЕЙ, МО-ДИФИЦИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫМИ ДОБАВКАМИ НА ОС¬НОВЕ ГЛИНИСТЫХ И КАРБОНАТНЫХ ПОРОД	 157

5.1	Самоуплотняющиеся мелкозернистые бетонные смеси, модифици¬

рованных минеральными добавками ТГН и ТС(ГН+ИА), и бетоны на их основе	 157

5.2	Исследование характеристик трещиностойкости (вязкости разру¬

шения) мелкозернистых бетонов, модифицированных минеральными до¬бавками ТГН и ТС(ГН+ИА)	 170

5.3	Водонепроницаемость мелкозернистых бетонов, модифицирован¬ных минеральными добавками ТГН и ТС(ГН+ИА)	 179

5.4	Технологическая схема производства минеральных добавок на ос¬

нове глинистых и карбонатных пород и самоуплотняющихся мелкозер¬нистых бетонных смесей на их основе	 181

5.5	Технико-экономическая эффективность внедрения минеральных

добавок ТГН и ТС(ГН+ИА)	 183

5.6	Выводы по главе 5	 186

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	 188

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 	 191

ПРИЛОЖЕНИЕ А. Акты опытно-производственного апробирования . .	219

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. Справка о внедрении результатов диссертационной

работы в учебный процессе	 221

ПРИЛОЖЕНИЕ В. Полные равновесные диаграммы деформирования

мелкозернистых цементных бетонов 	 223

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. Патент РФ на изобретение	 228

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итоги выполненного исследования

- Разработано научно обоснованное технологическое решение, обеспечивающее получение самоуплотняющихся бетонных смесей, модифицированных минеральными добавками на основе термоактивированных полиминеральных глин, а также комплексов глинистых и карбонатных пород, позволяющее получать мелкозернистые цементные бетоны класса по прочности не ниже В50 при использовании мелких природных песков.

- Проведён анализ минерально-сырьевой базы Республики Мордовия. Установлено, что глинистые породы Республики Мордовия являются полиминеральными - фазовый состав представлен преимущественно минералами ил- литовой (гидрослюды) и каолинитовой групп, модификациями кварца, полевыми шпатами. Минералогический состав карбонатной породы Атемарского месторождения представлен преимущественно кальцитом с незначительными включениями кварца. Карбонатная порода Ельниковского месторождения является доломитом известковым, состоящим из минералов доломита и кальцита практически в равной пропорции.

- Исследовано влияние минералогического состава, режимов помола и термоактивации отобранных пород на особенности гидратации, структурообразования и формирования свойств цементных композитов. Установлено, что минеральные добавки на основе термоактивированных глинистых и карбонатных пород способствуют снижению в фазовом составе цементного камня высокоосновных гидросиликатов кальция и портландита (на 6^41 и 25^27 % соответственно), при этом повышая содержание низкоосновных гидросиликатов кальция в 2,4^2,6 раза.

- Установлены механизмы влияния индивидуальных и комплексных добавок на основе термоактивированных полиминеральных глин и карбонатных пород на кинетику ранних стадий твердения пластифицированных и непластифицированных цементных систем, реотехнологические характеристики цементного теста, фазовый состав и физико-механические свойства цементного

камня. Выявлено, что получение активных минеральных добавок (—Мд ^

100 %) на основе полиминеральных глинистых пород возможно при концентрации каолинита в фазовом составе глин не менее 18 масс. %. Введение в состав цементного вяжущего минеральных добавок ТГН и ТГС способствует снижению сроков схватывания на 25^30 (начало) и 15^20 (конец) минут, что объясняется наличием реакционноспособных минералов в фазовом составе исследуемых глин, способствующих интенсифицировать процессов гидратации на ранних стадиях твердения цементных систем. Введение МД, получаемых на основе карбонатных пород (ДЕ и ИА), в состав цементных вяжущих также позволяет сократить сроки схватывания цементного теста, что обусловлено способностью кальцита являться центром кристаллизации новообразований.

- Проведена оптимизация параметров обжига (температура, длительность) полиминеральных глин, состава и параметров термоактивации смесей глин и карбонатных пород по влиянию добавок на их основе на активность смешанного цементного вяжущего, осуществлен отбор наиболее эффективных минеральных модификаторов. Выявлен наиболее оптимальный режим получения активных минеральных добавок на основе термоактивированных полиминеральных глин, а также комплексов глинистых и карбонатных пород - 700 оС с экзотермической выдержкой в течение двух часов. Установлено, что для обеспечения прочностных показателей модифицированного камня не ниже бездо- бавочного состава дозировка разработанных активных минеральных добавок ТГН и ТС(ГН+ИА) не должна превышать, соответственно, 18 и 11 % от массы вяжущего.

- Установлено, что смешанное цементное вяжущее с добавками ТГН и ТС(ГН+ИА), согласно классификации ГОСТ Р 56687-2015, является умеренно сульфатостойким.

- Разработаны составы самоуплотняющихся бетонных смесей, модифицированные минеральными добавками на основе термоактивированных глинистых и карбонатных пород (9,1^19,6 % ТГН; 10,7^16,3 % ТС(ГН+ИА) от массы смешанного вяжущего) и поликарбоксилатного пластификатора (1,0 % от массы вяжущего), обеспечивающих получение мелкозернистых бетонов с классом по прочности не ниже В50 при использовании мелких природных песков (модуль крупности Мкр=1,8).

- Определены показатели трещиностойкости разработанных мелкозернистых бетонов, модифицированных минеральными добавками на основе термоактивированных глинистых и карбонатных пород. Установлено повышение на 20^38, 10^30 и 9^25 % энергетических характеристик трещиностойкости (соответственно, удельных энергозатрат на статическое разрушение до момента начала движения магистральной трещины, статического джей-интеграла и статического критического коэффициента интенсивности напряжений) модифицированных мелкозернистых бетонов при увеличении расхода вяжущего за счет введения в состав минеральных добавок ТГН и ТС(ГН+ИА).

- Результаты диссертационного исследования апробированы в ООО «Спец- СтройБетон» и ООО «СтройБетон» при устройстве бетонных монолитных покрытий полов складских помещений. Определена экономическая эффективность разработанных добавок ТГН и ТС(ГН+ИА) в составе самоуплотняющихся бетонных смесей, составившая (при обеспечении равного расхода вяжущего и близкой прочности бетонов на их основе при сжатии (класс В50)), соответственно, 729 и 720 руб./м3.

Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы

Дальнейшие исследования целесообразно продолжить в направлении разработки составов высокопрочных бетонов (класс бетона по прочности выше В60), модифицированных добавками на основе термоактивированных глинистых и карбонатных пород, при использовании мелких природных песков Республики Мордовия и других регионов России.

6

6