Мельман Вікторія Олександрівна. Міцність з'єднання бетонних елементів акриловими клеями при тривалому та багаторазово повторному навантаженнях: дис... канд. техн. наук: 05.23.01 / Українська держ. академія залізничного транспорту. - Х., 2004

Мельман В.О. Міцність з’єднання бетонних елементів акриловими клеями при тривалому та багаторазово повторному навантаженнях. – Рукопис. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди. – Українська державна академії залізничного транспорту, Харків, 2004. Дисертацію присвячено визначенню короткочасної, тривалої міцності, деформативністі й витривалості центрально стиснутих бетонних елементів, що з’єднані акриловим клеєм. Дослідні цілі й склеєні зразки мали розміри 100100400 мм. Товщина клейового шару – 3, 6, 9 мм. Установлено, що тривала міцність з’єднань залежить від рівня тривало діючого напруження і не залежить від товщини клейового шару. У результаті короткочасних випробувань доведено, що міцність на стиск цілих і склеєних акриловим клеєм бетонних елементів для одного і того ж класу бетону практично однакова і не залежить від товщини клейового шару. Отже, міцнісні властивості з’єднань визначаються тільки міцністю бетону. Деформативність зі збільшенням товщини клейового шару зростає, а модуль пружності зменшується. Експериментальні дослідження тривалої міцності і деформативності показують, що товщина клейового шару впливає на величину повзучості. Уперше виконані експериментальні дослідження дослідних зразків призм, з’єднаних акриловим клеєм, багаторазово повторним навантаженням з частотами 7; 4,2 і 0,1 Гц. Наведено аналітичні залежності для визначення відносної межі витривалості. Установлено експериментально-теоретичний зв'язок між одиничними деформаціями повзучості й віброповзучості. Запропоновано залежності для визначення модуля пружності клейових з'єднань. Показано, що при зменшенні частоти з 4,2 Гц до частоти 0,1 Гц відносна межа витривалості з'єднання знижується в середньому на 20%, а довговічність з'єднань зменшується на порядок (більше ніж у 10 разів). Описано технологію з’єднання бетонних елементів акриловими клеями, екологія і техніка безпеки. Здійснено дослідно-промислове впровадження результатів дисертаційної роботи..

- Установлено, що міцність бетонних елементів, з'єднаних акриловим клеєм при короткочасному, тривалому і багаторазово повторному навантаженні, визначається міцністю бетону і практично не залежить від товщини клейового шару. - Доведено, що довговічність з'єднань залежить від класу бетону, рівня і тривалості дії навантажень. Отримано емпіричні рівняння довговічності. - Експериментально визначено вплив товщини клейового шару на деформативність і модуль пружності з'єднань. Отримано формули для визначення величини модуля пружності клейових з’єднань. - Експериментально встановлено вплив частоти багаторазово повторного навантаження на величину відносної межі витривалості. - Установлено, що при низькочастотних навантаженнях (w = 0,1 Гц) за базове число циклів слід приймати n 2 105 циклів. - Отримано теоретично і підтверджено експериментально зв'язок між одиничними деформаціями повзучості й віброповзучості. - Показано, що на деформації віброповзучості впливають: товщина клейового шару, клас бетону елементів, що з'єднуються, рівень напружень, число циклів і частота багаторазово повторного навантаження. - Отримано залежності для визначення межі витривалості і відносної межі витривалості з'єднань при високих і низьких частотах. - Обґрунтовано розповсюдження експериментальних даних з міцності центрально стиснутих бетонних елементів будівельних конструкцій на елементи, що зазнають згину, позацентрового стиску, кручення зі згином, розтягання та інших видів складних навантажень. - Здійснено дослідно-промислове впровадження результатів дисертаційної роботи на підприємстві ТОВ „Завод самохідних шасі” (м. Харків), у виробничому підприємстві ТОВ „Луч” (м. Харків)..