Шаманаева Ирина Алексеевна. Закономерности приготовления силикоалюмофосфатов SAPO-11 и SAPO-34 как компонентов катализаторов для процессов гидрооблагораживания нефтяных остатков и превращения метанола в олефины;[Место защиты: ФГБУН «Федеральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Российской академии наук»], 2023

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Федеральный

исследовательский центр «Институт катализа им. Г. К. Борескова Сибирского

отделения Российской академии наук»

На правах рукописи

Шаманаева Ирина Алексеевна

Закономерности приготовления силикоалюмофосфатов SAPO-11 и SAPO-34

как компонентов катализаторов для процессов гидрооблагораживания

нефтяных остатков и превращения метанола в олефины

1.	4.14 «Кинетика и катализ»

Диссертация на соискание ученой степени

Кандидата химических наук

Научный руководитель: Кандидат химических наук Пархомчук Екатерина Васильевна

Новосибирск - 2023

Оглавление

Введение	5

Глава 1. Литературный обзор	11

1.1	Микропористые алюмофосфаты: общие сведения и сравнение с цеолитами	11

1.2	Механизмы формирования гетероатом замещенных микропористых алюмофосфатов . 13

1.3	Изучение локального окружения атомов в структуре силикоалюмофосфатов	16

1.4	Силикоалюмофосфаты структурных типов AEL и CHA	21

1.5	Каталитические процессы, проводимые с использованием SAPO-11 и SAPO-34	22

1.6	Влияние условий синтеза на физико-химические свойства SAPO	24

1.6.1	Состав реакционной смеси	24

1.6.2	Способ приготовления реакционной смеси	31

1.7	Заключение к литературному обзору	33

Глава 2. Методики экспериментов	35

2.1	Материалы и реактивы	35

2.2	Процедуры синтеза	35

2.2.1	Проведение лабораторных синтезов SAPO-11	35

2.2.2	Проведение лабораторных синтезов SAPO-34	37

2.2.3	Масштабирование синтеза SAPO-11	37

2.2.4	Получение катализаторов, содержащих SAPO-11	38

2.3	Методы исследования силикоалюмофосфатов	39

2.3.1	Общие методы исследования силикоалюмофосфатов	39

2.3.2	 Исследование SAPO-11 методом ЯМР спектроскопии на ядрах 27Al, 31P, 29Si	40

2.3.3	Исследование размещения атомов кремния в структуре SAPO-11 адсорбционным

методом 	 42

2.4	Методики каталитических экспериментов 	 42

2.4.1	Гидропереработка мазута	42

2.4.2	Гидропереработка гудрона	43

2.4.3	Конверсия метанола в олефины на SAPO-34

Глава 3. Исследование свойств силикоалюмофосфатов SAPO-11 и SAPO-34 в зависимости от условий приготовления	47

3.1	Влияние способа приготовления реакционной смеси на свойства SAPO-11	47

3.2	Влияние типа реакционной среды кристаллизации на свойства SAPO-11	50

3.3	Влияние способа приготовления реакционной смеси на свойства SAPO-34 в широком

диапазоне SiO2/AhO3	61

3.4	Влияние концентрации молекулярного темплата на свойства SAPO-34	69

3.5	Свойства SAPO-11, полученного в результате масштабирования синтеза	73

Глава 4. Исследование распределения атомов кремния в структуре SAPO-11	79

4.1	Исследование локального окружения атомов Al, P, Si в SAPO-11 методом ЯМР

спектроскопии	79

4.2	Адсорбционный метод для исследования размещения атомов Si в структуре SAPO-11 95

Глава 5. Каталитические испытания силикоалюмофосфатов	114

5.1	Результаты испытаний SAPO-11 в составе катализатора ГПМ	114

5.2	Результаты испытаний SAPO-11 в составе катализатора ГПГ	116

5.3	Результаты каталитических испытаний SAPO-34 в процессе МТО	119

5.3.1	Сравнение каталитической активности катализаторов SAPO-34 серий SAPO-34-x и

Y3-SAPO-34-X	120

5.3.2	Сравнение каталитической активности катализаторов SAPO-34 серии SAPO-34-yT 	123

Выводы	127

Благодарности	129

Список работ, опубликованных по теме диссертации	130

Список сокращений и условных обозначений	131

Список литературы	133

Приложение А. К разделу 2.4	155

А.1 Описание лабораторной установки переработки мазута	155

А.2 Описание пилотной установки переработки гудрона	156

Приложение Б. К разделу 3.2

Приложение В. К разделу 3.3	160

Приложение Г. К разделу 4.2	161

Выводы

- Определено, что гомогенизация реакционной смеси предшественников SAPO-11 состава 1 AI2O3 : 1 P2O5 : 1 ДПА : 0,1 SiO2 : 50 H2O с помощью ультразвука (УЗ) позволяет сократить время гидротермальной обработки (ГТО) при 200 °С с 24 часов до 1 часа для получения фазовочистого материала. Показано, что гомогенизация смеси предшественников SAPO-34 с исходным содержанием SiO2/AhO3 = 0,2-0,8 УЗ обработкой позволяет получать высококристалличные образцы; в отсутствие УЗ обработки в тех же условиях образцы содержат примесь аморфного SiO2.

- Показано, что в смеси с высоким содержанием этанола состава 1 AI2O3 : 1 P2O5 : 0,7 ДПА : 0,1 SiO2 : 10 H2O : 60 EtOH фаза AEL формируется только при двухстадийном сольвотермальном синтезе: 1) 200 С в течение 5 ч, 2) 120 С в течение 96-160 ч. Полученный продукт обладает пониженной кислотностью по сравнению с продуктом кристаллизации аналогичного состава, полученным в водной среде. Указанный способ синтеза при 1) 200 С в течение 5 ч, 2) 120 С в течение 160 часов приводит к получению кристаллов SAPO-11 новой «шуруповидной» формы.

- Выявлено, что в ряду образцов SAPO-34, синтезированных при 1 AhO3: 1 P2O5: 0,6 SiO2: y TЭAOH: 76 H2O, где y = 1, 2, 3, наибольшей каталитической активностью и стабильностью в процессе превращения метанола в олефины обладает образец, полученный при y = 2, вследствие наибольшей кислотности и объема мезопор.

- Методом 29Si MAS ЯМР выявлены различия в маршрутах формирования локального

окружения Si в структуре SAPO-11, полученного из различных предшественников Al в процессе термической обработки:	в структуре свежеприготовленного SAPO-11 с

использованием Al(O-i-Pr)3 Si находится в виде Si(OAl)4 и силикатных «островков», состоящих из 5 атомов Si, а при использовании бемита - в виде Si(OAl)4 и силикатных «островков», состоящих из 5 и 8 атомов Si. Удаление темплата нагреванием на воздухе при 500 С приводит к миграции атомов Si из координации Si(OAl)4 с образованием дополнительных силикатных «островков», при этом миграция протекает интенсивнее в образцах SAPO-11, полученных из бемита. Термическая обработка при 900 С приводит к образованию внерешеточного SiO2 в обоих случаях.

- Разработан метод определения кремния, встроенного в структуру SAPO-11 посредством механизма SM 2. Теоретически и экспериментально показано, что в ряду образцов SAPO-11 с соотношением SiO2/AhO3 = 0, 0,05, 0,1, 0,3 значения констант Генри адсорбции H2 увеличиваются при повышении количества Si, внедренного по механизму SM 2, и не зависят от количества Si, внедренного по механизму SM 3.

Разработана воспроизводимая методика синтеза укрупненных партий (более 1 кг) SAPO-11 с содержанием Si ~1 вес.% и ~5 вес.%, позволяющая получать фазовочистый SAPO-11. Мезо-макропористый алюмооксидный CoMoNi катализатор, содержащий SAPO-11, сохранял высокую активность в течение 1040 часов при 420 °С и давлении H2 120 атм в процессе гидрооблагораживания гудрона.